Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Гах В.М.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Лабораторный практикум

Учебное пособие для студентов
специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204,

8.090202, 8.090203 и 8.090204

Утверждено на заседании
учёного совета ДГМА

Протокол № 1   от 29.09.12г.

Краматорск   2012

УДК 621.91

ББК 34.63

Г 24

Рецензенты:

Ковалевский С.В. – доктор технических наук, профессор, зав.кафедрой «Технология и управление производством» Донбасской государственной машиностроительной академии;

Матюха П.Г. – доктор технических наук, профессор, зав.кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» Донецкого национального технического университета

Гах В.М.

Г 24   Высокие технологии в машиностроении: Лабораторный практикум: Учебное пособие для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204,, 8.090202, 8.090203 и 8.090204. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 64с.: 18 ил., 2 табл., 9 библ. назв.

ISBN 966-379-016-4

В учебном пособии описаны лабораторные работы по электроэрозионному прошиванию профильным инструментом, электроэрозионному вырезанию непрофилированным инструментом, электрохимической алмазной заточке твердосплавных резцов, электроакустическому упрочнению деталей машин и инструментов, вакуумно-плазменному осаждению износостойких покрытий на режущий инструмент, обработке импульсным магнитным полем, виброабразивной обработке сменных многогранных твердосплавных пластин.

ISBN	966-379-016-4						ББК 34.63

© В.М. Гах

© ДГМА, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Электроэрозионное прошивание профильным инструментом…………….….6

1.1 Физико-технологические основы процесса……………………………….….6

1.2 Управление производительностью электроэрозионной обработки…….…..7

1.3 Конструктивные особенности станка модели 4Г721М……………………...8

1.4 Лабораторная работа № 1. Электроэрозионное прошивание профильным

инструментом…………………………………………………………………14

2 Электроэрозионное вырезание непрофилированным инструментом………..16

2.1 Физико-технологические основы процесса………………………………….16

2.2 Конструктивные особенности электроискрового станка модели 4531……17

2.3 Лабораторная работа № 2. Электроэрозионное вырезание

непрофилированным инструментом………………………………………..22

3 Электрохимическая алмазная заточка твердосплавных резцов…………...…24

3.1 Химико-технологические основы процесса…………………………………24

3.2 Конструктивные особенности станка модели 3622Э…………………...…..26

3.3 Лабораторная работа № 3. Электрохимическая алмазная

заточка твердосплавных резцов………………………………………….....28

4 Электроакустическое упрочнение деталей машин и инструментов  ………..30

4.1 Физико-технологические основы процесса………………………………….30

4.2 Конструктивные особенности электроакустической

установки ЭЛАН-1…………………………………………………………..32

4.3 Лабораторная работа № 4. Электроакустическое упрочнение

плоских поверхностей……………………………………………………….37

5 Вакуумно-плазменное осаждение износостойких покрытий……………...…38

5.1 Физико-технологические основы процесса…………………………….……38

5.2 Конструктивные особенности установки «Булат-6Т»……………………...40

5.3 Типовой техпроцесс осаждения покрытия на сменные

многогранные твердосплавные пластины……………………………………44

5.4 Лабораторная работа № 5. Вакуумно-плазменное осаждение

износостойких покрытий на режущий инструмент………………………....47

6 Упрочнение инструмента импульсным магнитным полем…………………..48

6.1 Физико-технологические основы процесса………………………………....48

6.2 Конструктивные особенности робототехнологического

комплекса ОИМП-РК1………………………………………………………...50

6.3 Лабораторная работа  № 6. Упрочнение инструмента импульсным

магнитным полем …………………………………………..............................53

7 Виброабразивная обработка сменных многогранных

твердосплавных пластин………………………………………………………54

7.1 Технологические основы процесса…………………………………………..54

7.2 Управление процессом виброабразивной обработки…………………….	55

7.3 Конструктивные особенности вибрационной машины

модели ВМ40С…………………………………………………………………58

7.4 Лабораторная работа № 7. Виброабразивная обработка

сменных многогранных твердосплавных пластин……………………….…61

Список рекомендованной литературы………………………………………….63

ВВЕДЕНИЕ

Высокими технологиями следует считать такие технологии, которые гарантируют при экономической целесообразности получение изделий, обладающих новым уровнем функциональных, эстетических и экологических свойств. Высокие технологии характеризуются совокупностью следующих основных признаков: наукоёмкостью, системностью; наличием рабочего процесса обработки, потенциально обеспечивающего получение новых функциональных и других свойств изделия; наличием физических и математических моделей для структурно-параметрической оптимизации высокоэффективного рабочего процесса обработки; компьютерной технологической средой и автоматизацией всех этапов разработки и реализации; высоким уровнем технического и кадрового обеспечения; устойчивостью и надежностью; экологической чистотой.

Наиболее важным признаком высоких технологий является наукоёмкость, главным содержанием которой является тот факт, что они базируются на новейших результатах фундаментальных и специальных прикладных исследований.

Такой признак, как системность, предполагает диалектическую взаимосвязь, взаимодействие всех элементов технологической системы, всех основных процессов, явлений и составляющих. Системность особенно важна как требование прецизионности и соответствие этим требованиям всех структурных элементов технологической систем обработки и сборки (оборудование, инструмент, оснастка, обрабатываемый материал, контроль, работа измерительных органов).

Важнейшим признаком высоких технологий, безусловно, является рабочий процесс. Он доминирует во всей технологической системе и должен отвечать самым разнообразным требованиям, но, главное, быть потенциально способным обеспечить достижение нового уровня функциональных свойств изделия. Здесь богатыми возможностями обладают те устойчивые и надежные рабочие процессы, в которых эффективно используются физические, химические, электро-физико-химические и другие явления в сочетании со специальными свойствами инструмента и технологической среды. Например, электроннолучевая плавка. Здесь инструментом является электронный луч, рабочей средой – высокий вакуум, плюс температура в несколько раз выше, чем при традиционных методах нагрева. Процесс обеспечивает получение сверхтвердых материалов с невиданными физико-механическими характеристиками.

В соответствии с рабочими программами дисциплин «Высокие технологии в машиностроении» и «Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении» в настоящем учебном пособии основное внимание уделяется изучению следующих вопросов: физико-химико-технологических основ специальных технологических процессов обработки, восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов; управления процессами; конструктивных особенностей и технологических возможностей оборудования для реализации изучаемых технологических процессов; технико-экономических показателей и областей рационального использования процессов и оборудования.

Целью лабораторных работ по дисциплине «Высокие технологии в  машиностроении» является закрепление лекционного материала, приобретение дополнительных знаний по конкретным темам, а также приобретение практических навыков по работе на оборудовании и управлению процессом обработки.

Каждая лабораторная работа включает теоретическую информацию по рассматриваемой теме, описание конструкции оборудования и его краткую техническую характеристику, параметры управления процессом, содержание и порядок выполнения лабораторной работы, содержание отчёта и контрольные вопросы.

Перед началом лабораторной работы студенту необходимо освоить соответствующие разделы лекционного курса и теоретическую информацию, содержащуюся в настоящем учебном пособии, изучить методику выполнения работы и содержание отчёта.

Лабораторная работа считается завершённой, если качественно выполнены все этапы, предусмотренные настоящим учебным пособием, оформлен отчёт и сдан зачёт по теоретическому материалу.

Перед началом лабораторной работы студент обязан ознакомиться с основными правилами техники безопасности при работе на соответствующем оборудовании.

Учебное пособие рекомендуется для студентов, изучающих курсы «Высокие технологии в машиностроении» и «Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении», а также может быть полезным инженерно-техническим работникам машиностроительных и инструментальных предприятий для решения конкретных производственных задач.

1 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ПРОШИВАНИЕ

ПРОФИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

  - Физико-технологические основы процесса

Электроэрозионная обработка характеризуется тем, что изменение формы, размеров и качества поверхности заготовки происходит под действием электрических разрядов, которые возникают при пропускании импульсного электрического тока в зазоре шириной 0,01…0,05 мм между электродом-инструментом и электродом-заготовкой (рисунок 1.1).

1 – реостат; 2  – конденсатор; 3 – электрод-инструмент;

4 – электрод-заготовка; 5 – диэлектрическая жидкость

### Рисунок 1.1 – Принципиальная схема процесса электроэрозионной

### обработки

Под действием электрических разрядов материал заготовки плавится, испаряется и удаляется из межэлектродного зазора в жидком или парообразном состоянии. Подобные процессы разрушения электродов называют электрической эрозией. Продукты эрозии удаляются из межэлектродного зазора за счёт гидродинамических сил, возникающих при кавитационном разрыве газовых пузырей, образующихся в диэлектрической жидкости. В результате эрозии образуется углубление в виде сферической лунки. Удаленный с поверхности заготовки материал охлаждается диэлектрической жидкостью и застывает в виде сферических гранул диаметром 0,01…0,005 мм. В каждый последующий момент времени импульс тока пробивает межэлектродный зазор в том месте, где промежуток между электродами наименьший.

Непрерывное подведение импульсов тока и автоматическое сближение электрода-инструмента с электродом-заготовкой обеспечивает процесс эрозии до тех пор, пока не будет достигнут заданный размер заготовки или не будет удален весь металл заготовки в межэлектродном зазоре.

Режимы электроэрозионной обработки характеризуются полярностью и электрическими параметрами импульсов тока. Они определяют производительность эрозии и качество обработанной поверхности. Полярность, при которой электрод-заготовка является анодом, называют прямой. Режим электроэрозионной обработки с прямой полярностью включения электродов называют электроискровым режимом. Полярность, при которой анодом является электрод-инструмент, называют обратной. Режим электроэрозионной обработки с обратной полярностью включения электродов называют электроимпульсным режимом. Электроискровые режимы характеризуются также импульсами тока малой мощности, малой длительности (10-4…10-7с) и низкой частоты, а электроимпульсные – импульсами большой мощности, малой длительности (10-1…10-4с) и низкой частоты. Электроискровые режимы применяются для чистовой обработки, а электроимпульсные – для черновой.

1.2 Управление производительностью электроэрозионной

обработки

В общем случае производительность Q определяется по формуле, кгс:

Q=Ψ⋅a⋅Aи⋅f,

где Aи – энергия импульса, Дж;

f – частота импульсов, вызывающих эрозию, Гц;

Ψ – коэффициент, учитывающий количество холостых импульсов: Ψ=ffГ (здесь fГ – частота импульсов, вырабатываемых генератором);

а – объём металла, снимаемого одним или несколькими импульсами с суммарной энергией 1 Дж, кгДж.

Для получения высокопроизводительного режима необходимо, чтобы коэффициент Ψ был близким к единице, то есть чтобы как можно больше импульсов участвовало в процессе эрозии. При малой частоте импульсов Ψ=0,85, а при высокой – Ψ=0,75.

Введя коэффициент κ=Ψ⋅a и выразив частоту через длительность импульса f=1qτu, расчёт ведут по зависимости:

Q=κ⋅Auq⋅τu,

где q – скважность (отношение периода следования импульса к его длительности);

κ – коэффициент, который находят экспериментально, зависит от вида и состояния диэлектрической жидкости, условий её прокачки, материала и размеров электродов, характеристики импульсов;

τu – длительность импульса тока, с.

Таким образом, производительность зависит от доли полезной энергии импульса тока, его мощности, частоты следования рабочих импульсов, энергии импульсов, их числа и времени действия, то есть от мощности, реализуемой в межэлектродном зазоре.

В первом приближении энергию Au можно рассчитать по средним значениям силы тока Jср и напряжения Uср:

Au=Jcp⋅Ucp⋅τи.

Тогда 				           Q=κ⋅Jcp⋅Ucpq.

Среднюю силу тока определяют через её значение Jk при коротком замыкании электродов: Jср= (0,5…0,75)Jk. Силу тока короткого замыкания можно устанавливать и контролировать по приборам электроэрозионного станка. Её выбирают в зависимости от обрабатываемого материала и требуемой шероховатости обработанной поверхности. Для сталей при черновой обработке Jk= 20…120А, при чистовой Jk= 0,5…5А; для твёрдых сплавов Jk= 0,05…0,2А.

Среднее значение напряжения пробоя Uср=(0,5…0,75)Uo,

где Uo – напряжение холостого хода при разомкнутых электродах. Напряжение Uo легко контролировать в процессе обработки по приборам станка. При электроискровом режиме принимают Uo= 40…180В, при электроимпульсном – Uo= 18…36В.

Длительность импульса тока для черновой обработки 
τu= 10-1…10-4, а для чистовой = 10-4…10-7с.

  - Конструктивные особенности станка модели 4Г721М

Станок модели 4Г721М является универсальным электроэрозионным копировально-прошивочным станком нормальной точности и предназначен для обработки деталей из токопроводящих материалов.

На станке можно выполнить следующие операции: изготовление отверстий малых диаметров и узких щелей; изготовление сложных фасонных профилей и полостей в деталях штамповой оснастки, изготовление сеток; удаление обломков инструментов (сверл, метчиков) из деталей небольших размеров.

Станок состоит из следующих основных частей (рисунок 1.2): тумбы с баком 1, стола-ванны 2, стойки 6, нижней каретки поперечного перемещения 7, верхней каретки продольного перемещения 5, головки вертикальной подачи 4, вибратора 3, электродержателя 8 и блока  управления 9. Станок оснащен широкодиапазонным генератором импульсов ШГИ-40-440, который выполнен в виде автономного блока. В комплект станка входят также механизм проволочной резки и вращающийся шпиндель, которые устанавливаются на головку вместо вибратора.

Кинематическая схема станка (рисунок 1.3) обеспечивает: автоматическую вертикальную рабочую подачу электрода-инструмента; ручное вертикальное установочное перемещение электрода-инструмента; ручные координатные установочные перемещения электрода-инструмента в продольном и поперечном направлениях относительно стола; ручной подъем и опускание ванны.

При установке на головку вместо вибратора механизма проволочной резки или вращающегося шпинделя кинематическая схема станка обеспечивает также натяжение проволоки, намотку проволоки или вращение электрода-инструмента.

Автоматическая вертикальная рабочая подача осуществляется от регулятора подачи. Вращение от валика электродвигателя 5 передается через муфту 6 на двухступенчатый редуктор, состоящий из червячных пар 7, 8 и 1, 2. От червячной шестерни 2 вращение передается на шариковую гайку 4 ходового винта 3. Гайка 4 соединена с корпусом при помощи зубчатого зацепления, а корпус крепится к стакану, на котором установлена червячная шестерня 2. При автоматической подаче ходовой винт 3 винтовой пары качения застопорен.

Ручное вертикальное установочное перемещение осуществляется непосредственно рукояткой ходового винта 3  при незастопоренном ходовом винте.

Ручное поперечное координатное установочное перемещение осуществляется при помощи рукоятки 21 и винтовых колёс 22 и 12 на ходовой винт 10 c гайкой 11.

Ручное продольное координатное установочное перемещение осуществляется при помощи рукоятки 20 через ходовой винт 19 с гайкой 18.

Подъем и опускание ванны осуществляется от рукоятки 25 через конические шестерни 24, 23 и винтовую пару 13, 14.

Поворот электрода в патроне на требуемый угол осуществляется от рукоятки 17 через червячную пару 16, 9.

Рисунок 1.2 – Компоновочная схема станка модели 4Г721М

Рисунок 1.3 – Кинематическая схема станка модели 4Г721М

Все узлы станка смонтированы на тумбе 1 (см. рис. 1.2). Тумба выполнена в виде коробки с открытой лицевой стороной и нишей внутри, в которой размещается бак с рабочей жидкостью. На баке смонтирована система подачи и очистки рабочей жидкости. Бак разделен на два отсека. Меньший отсек выполняет роль предварительного отстойника. Во втором отсеке расположен двухрядный змеевик, который предназначен для охлаждения рабочей жидкости. Змеевик подключается к источнику технической воды. Сверху бак закрыт крышкой, на которой установлены шестеренчатый насос с электродвигателем 15 (см. рис.1.3), распределительная коробка и эжекторное устройство. На правой стенке бака установлены два фильтра для очистки рабочей жидкости. От распределительной коробки выведены два гибких шланга: один присоединяется к трубопроводу наполнения ванны, второй может быть присоединен, при необходимости, к электроду-инструменту, для прокачки через него рабочей жидкости. От эжекторного устройства также отходит гибкий шланг, который соединяется с электродом-инструментом и через который производится отсос рабочей жидкости. Если в прокачке или отсосе рабочей жидкости нет необходимости, то концы шлангов вставляют в специальные отверстия, находящиеся в кожухе ванны.

Сверху на горизонтальной плоскости тумбы расположены стойка 6 и стол-ванна 2 (см. рис.1.2). Стойка представляет собой чугунную отливку коробчатого сечения. К передней стенке стойки крепится плита с круглыми направляющими, по которым перемещаются траверса с ванной.

На передней плоскости стойки выполнены направляющие типа «ласточкин хвост», на которые устанавливается нижняя каретка 7. На верхней плоскости нижней каретки также выполнены направляющие типа «ласточкин хвост» (перпендикулярно предыдущим), на которых устанавливается верхняя каретка 5. Обе каретки можно фиксировать в требуемом положении при помощи стопорных рукояток. Для регулирования зазоров в направляющих кареток предусмотрены прижимные планки. Отсчет координат ведут по отсчетным микроскопам, один из которых установлен на левой стенке верхней каретки, другой – на верхней плоскости стойки. На правой стенке верхней каретки крепится тумба для подсветки микроскопов и лампа местного освещения.

Стол с подъемной ванной закреплен на верхней плоскости тумбы и расположен перед стойкой. Подача рабочей жидкости в ванну осуществляется по трубопроводу, расположенному внутри подставки стола. Стол-ванна закрыта сверху съемным кожухом. Обрабатываемое изделие устанавливается непосредственно на стол и закрепляется. На стол станка и шпиндель головки могут устанавливаться специальные приспособления, расширяющие технологические возможности применения станка.

Поперечное перемещение нижней каретки производится маховичком, расположенным справа на боковой стенке стойки. Маховичок ручного перемещения верхней каретки продольного перемещения расположен справа на торце нижней каретки.

К верхней каретке крепится головка 4, предназначенная для автоматической и ручной подачи электрода-инструмента в вертикальном направлении. Каретка головки перемещается по шариковым направляющим вручную или механически. К неподвижной части головки крепится двухступенчатый червячный редуктор, который служит для перемещения каретки головки. Последняя имеет направляющие типа “ласточкин хвост” для установки сменных приспособлений, например вибратора 3.

Для обеспечения заданной глубины обработки на головке имеется отсчетное устройство, состоящее из датчика со встроенным микропереключателем, отсчетной линейки и микрометрической головки. Датчик и отсчетная линейка крепятся на неподвижной части. Микрометрическая головка с кронштейном крепится к каретке головки. Срабатывание датчика осуществляется измерительным стержнем.

Вибратор предназначен для сообщения электроду-инструменту вибрации, необходимой для устойчивого протекания процесса электроэрозионной обработки. Источником вибрации является электромагнит, который закреплен на верхней плоскости корпуса вибратора. Ярмо электромагнита жестко связано со шпинделем, который, в свою очередь, подвешен на упругой мембране и перемещается по скольчатым направляющим качения.

Нижняя часть шпинделя выполнена в виде фланца, к которому крепятся сменные приспособления. Фланец, к которому подвешен токопровод, изолирован от корпуса шпинделя.

Краткая техническая характеристика станка мод.4Г72IМ

Размеры рабочей поверхности стола……………………….200х360 мм

Перемещение головки относительно стола:

поперечное………………………………....160 мм

продольное…………………………………250 мм

Наибольший рабочий ход каретки головки….……………….…..100мм

Объем бака для рабочей жидкости ………………………………….70 л

Частота колебаний вибратора…………………..…………………100 Гц

Суммарная мощность всех электродвигателей…...……………0,33 кВт

Мощность, потребляемая генератором ШГИ-40-440…..………....4 кВт

Частота импульсов…………………………..8;22;44;66; 88;200;440 кГц

Номинальный ток…………………………………………………….40 А

1.4 Лабораторная работа № 1

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ПРОШИВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫМ

ИНСТРУМЕНТОМ

Цель работы – изучить физические основы процесса электроэрозионного прошивания; изучить конструктивные особенности и области технологического использования электроэрозионного копировально-прошивочного станка модели 4Г721М.

Оборудование, инструменты, принадлежности

- Электроэрозионный копировально-прошивочный станок мод.4Г721М.

- Комплект электродов-инструментов.

- Комплект заготовок.

Содержание и порядок выполнения работы

1 Изучить физические основы процесса электроэрозионной обработки, нарисовать его принципиальную схему.

2 Изучить кинематическую схему станка мод.4Г721М, конструктивные особенности и назначение его составных частей; нарисовать компоновочную схему станка.

3 Изучить технологические возможности станка, записать его краткую техническую характеристику.

4 Изучить порядок работы на станке и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки; произвести обработку.

Содержание отчёта

1 Наименование работы.

2 Цель работы.

3 Оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые при выполнении лабораторной работы.

4 Сущность и принципиальная схема процесса электроэрозионной обработки.

5 Компоновочная схема станка мод.4Г721М.

6 Назначение и краткая характеристика станка мод.4Г721М.

7 Краткое описание назначения и конструктивных особенностей составных частей станка.

8 Техпроцесс выполнения конкретной операции на станке мод.4Г721М с указанием технологических режимов обработки (подачи электрода-инструмента, частоты импульсов, рабочего тока, рабочего напряжения).

Контрольные вопросы

- В чём заключается физическая сущность процесса электроэрозионной обработки?

- Перечислить и охарактеризовать основные виды работ, выполняемых на станке мод. 4Г721М.

- Перечислить основные составные части станка, определить их конструктивные особенности и назначение.

- Определить порядок работы на станке.

- Перечислить параметры управления процессом электроэрозионной обработки, определить порядок их (этих) величин.

- Как рассчитать величину подачи электрода-инструмента?

- Из каких материалов изготавливают электроды-инструменты, какими свойствами они должны обладать?

- Что применяется в качестве рабочей жидкости, какими свойствами они должны обладать?

- Достигаемые технологические показатели процесса электроэрозионного прошивания профильным инструментом (производительность и качество обработки, энергоёмкость и др.).

- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ВЫРЕЗАНИЕ

НЕПРОФИЛИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

2.1 Физико-технологические основы процесса

Способ электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом основан на том, что под действием импульсного электрического разряда, создаваемого между электродом-инструментом и электродом-заготовкой, происходит направленная эрозия материала заготовки. Обработка производится в электроискровом режиме в среде диэлектрической жидкости. В качестве электрода-инструмента здесь применяется проволока диаметром 0,02…0,3 мм, перемещающаяся относительно электрода-заготовки по заданной траектории (рисунок 2.1).

1

2

3

4

6

2

5

1 – катушка с проволокой; 2 – ролики; 3 – проволока;

4 – обрабатываемая заготовка; 5 – приёмная катушка;

6 – прорезаемый паз

Рисунок 2.1 – Схема обработки непрофилированным инструментом

Для обеспечения равномерного износа проволоки и устранения влияния её износа на точность прорезаемых пазов проволоку непрерывно перематывают с подающей катушки на приёмную. Скорость перемотки зависит от диаметра проволоки, материала электрода и обрабатываемой заготовки и др. Например, оптимальная скорость перемотки медной проволоки диаметром 0,15 мм при обработке твёрдого сплава ВК20 составляет 3…4 мм/мин. Диаметр проволоки определяет ширину прорезаемого паза, которая равна сумме диаметра и удвоенной величины межэлектродного зазора. Наилучшим материалом для проволочного электрода является медь. Однако медный провод диаметром менее 0,08 мм применять нецелесообразно из-за его недостаточной прочности. В таких случаях применяют вольфрамовую или молибденовую проволоку.

Производительность обработки проволочным электродом определяется площадью поверхности, разрезаемой в единицу времени. Существующее оборудование обеспечивает производительность до 10 мм2/мин. При этом достигается шероховатость обработанной поверхности Ra=0.32мкм, а точность обработки – до нескольких микрометров.

Непрофилированным электродом разрезают высокоточные заготовки, прорезают тонкие прямолинейные и фигурные щели и сквозные отверстия постоянного сечения,  изготовляют стальные и твердосплавные матрицы и пуансоны вырубных штампов. Этим способом можно из одной заготовки одновременно получить рабочий контур матрицы и пуансона. Зазор между ними равен ширине прорезаемого паза. При таком варианте определённые трудности вызывает только прошивание отверстия для ввода проволоки и сохранение точности сопряжения после доводки профиля. Использование данного способа для изготовления вырубных штампов позволяет получить качественное сопряжение матрицы и пуансона при минимальной трудоёмкости слесарных операций.

2.2 Конструктивные особенности электроискрового станка модели 4531

Электроискровой станок мод. 4531 предназначен для вырезания по копиру сложноконтурных изделий из металлокерамических твердых сплавов и из других токопроводящих материалов, обработка которых другими способами неэффективна. Станок может быть также использован для вырезания прямоугольных изделий и прорезания узких щелей без копира.

Принцип работы станка основан на том, что под действием импульсного  электрического разряда, создаваемого между электродом-инструментом (катод) и электродом-заготовкой (анод), происходит направленное  разрушение металла заготовки из токопроводящего материала. Особенностью данного станка является то, что он оборудован  электроконтактной  копировальной системой, а в качестве  электрода-инструмента используется непрофилированная проволока, служащая  одновременно  щупом  копировальной системы.

Принцип работы копировальной системы заключается в следующем (рисунок 2.2). Электрические цепи «проволока – изделие» и «проволока – копир» питаются от различных источников, при этом копир, выполненный из токопроводящего материала, изолируется от обрабатываемого изделия. Движение по заданному копиром контуру обеспечивается двумя дополнительными двигателями – соответственно, механизмами продольной и поперечной подач. Автоматическое регулирование скоростей подачи осуществляется с помощью регулятора рабочей подачи и регулятора копировальной подачи. Регулятор рабочей подачи изменяет скорость исполнительного двигателя механизма подачи в зависимости от отклонений напряжения на рабочем промежутке (между проволокой-электродом и заготовкой), а регулятор копировальной подачи – от напряжения на копировальном промежутке (между проволокой-щупом и копиром).

1 – источник питания рабочего промежутка; 2 – источник питания

копировального промежутка; 3 – блок управления узлом перемотки проволоки; 4 – двигатель механизма натяжения проволоки; 5 – двигатель механизма перемотки проволоки; 6 – бобины для перемотки проволоки; 7 – обрабатываемая заготовка; 8 – изоляционная прокладка; 9 – копир; 10 – электрод-проволока; 11 – регулятор копировальной подачи; 12 – регулятор рабочей подачи; 13 – переключатель направления подач;

14 – двигатель механизма продольного перемещения; 15 – двигатель механизма поперечного перемещения

### Рисунок 2.2 – Принципиальная схема работы электроконтактной

копировальной системы

Промежуток «щуп-копир» питается от низковольтного источника питания малой мощности, имеющего падающую внешнюю характеристику, что обеспечивает практическое отсутствие износа копира. Проволока-щуп всегда находится либо в непосредственном контакте с копиром, либо этот контакт нарушается, что создает значительное изменение величины сигнала на входе регулятора копировальной подачи, хотя величина зазора между

проволокой-щупом и копиром при этом изменяется очень мало. Последнее обстоятельство способствует получению высокой точности копирования.

При обходе заданного контура движение по осям координат обеспечивается попеременно регулятором рабочей подачи и регулятором копировальной подачи. Помимо этого предусмотрено изменение направления вращения двигателей. Таким образом, система управления станком предусматривает четыре возможных сочетания направления подач. Требуемое сочетание направления подач осуществляется путем попеременного подключения исполнительных двигателей к выходу одного или другого регулятора подачи. Поэтому передаточные числа механизмов продольного и поперечного перемещения выбраны одинаковыми.

Станок состоит из следующих основных узлов (рисунок 2.3): тумбы 1, основания 2, ванны 3, механизма зажима детали 6, каретки 7, регуляторов рабочего и копировального промежутков 8, скобы 9, головки 12, механизма поперечной подачи 17, механизма перемотки проволоки 18, механизма натяжения проволоки 19, механизма продольной подачи 21, механизма подъема и опускания ванны 22. Станок также оснащен электрооборудованием и пультом управления, которые на схеме не показаны.

Тумба представляет собой сварную конструкцию, служащую основанием для станины. В тумбе размещена основная часть электрооборудования станка. К стенке тумбы крепится корпус приводной шестерни механизма подъема и опускания ванны с целью погружения обрабатываемого изделия 4 с копиром 5 в рабочую жидкость. Подъем и опускание ванны производится вручную, при помощи механизма, состоящего  из пары конических шестерен и двухзаходного винта. Для удобства очистки ванна выполнена съемной, а для предотвращения попадания рабочей жидкости внутрь тумбы в конструкции станка предусмотрен специальный поддон со сливом.

Основание представляет собой литую конструкцию коробчатой формы, на верхней части которой выполнены взаимно перпендикулярные шариковые направляющие обычного типа и с возвратом шариков соответственно для перемещения головки и каретки. Устанавливаемые на основании 2 микропереключателя предназначены для ограничения хода головки и каретки. Контроль за перемещением осуществляется с помощью линеек.

Каретка, представляющая собой литую конструкцию коробчатой формы, содержит изолированные стол и прижимы, соответственно, для установки и закрепления обрабатываемой заготовки. В полости каретки располагается также блок конденсаторов.

Головка предназначена для закрепления скобы и размещения механизмов перемотки и натяжения проволоки.

Скоба является узлом, обеспечивающим ориентацию проволоки в зоне обработки  и токоподвод к проволоке-инструменту.

Элементами, фиксирующими положение проволоки-инструмента на рабочем участке, служат два шарикоподшипника и два базирующих твердосплавных бруска с прорезями для разных диаметров проволоки. Прижимные шарикоподшипники крепятся к поворотной планке и поджимаются в направлении базирующих брусков при помощи пружин. Верхняя пара фиксирующих элементов устанавливается в подвижном башмаке, что позволяет устанавливать раствор скобы в каждом случае минимальным. При использовании проволоки различных диаметров базирующий брусок устанавливается так, чтобы сделанная в нем прорезь соответствовала выбранному диаметру проволоки. Положение бруска фиксируется колодочкой из изоляционного материала.

В конструкции применяются два токоподвода, которые изолированы от корпуса скобы и расположены по обе стороны зоны обработки.

Конструкцией скобы предусмотрена возможность выверки проволоки относительно обрабатываемой заготовки путем поворота всей скобы вокруг двух горизонтальных взаимно перпендикулярных осей  с помощью винтов.

В механизме перемотки проволока тянется (перемещается) приводом 10 (см. рис. 2.3) и нажимными роликами 11. Вращение приводному ролику сообщается двигателем постоянного тока через кинематическую цепь:

n=36001100⋅50190⋅19070⋅7070=25.7мин−1.

Линейная скорость проволоки при этом составляет 0,022 м/с.

Ось нажимного ролика укреплена на поворотном подпружиненном валике. Усилие регулируется гайкой. Проходя между тянущими роликами, проволока наматывается на катушку 13, свободно сидящую на валике 15. Скорость вращения катушки определяется скоростью поступления проволоки. Скорость же вращения валика 15 несколько большая. Момент трения, возникающий при проскальзывании катушки на валике, создает небольшое натяжение проволоки, необходимое для плотной намотки проволоки на катушку. Изменение скорости движения проволоки производится изменением скорости вращения двигателя. Натяжение проволоки создается двухфазным асинхронным двигателем М4, работающим в моментном режиме, через зубчатую передачу, связанную с валиком катушки 14 с неиспользованной проволокой. Разность моментов на валах 16 и 20 определяет величину натяжения проволоки. На оси катушки 14 установлено кольцо, отбрасывающее собачку при обрыве проволоки, что обеспечивает выключение электрической цепи.

Механизмы продольной и поперечной подачи предназначены для обеспечения рабочих перемещений, соответственно, каретки со столом и головки со скобой в заданных направлениях. Передача движения осуществляется, соответственно, от исполнительных двигателей М1 и М2 через червячные редукторы с передаточным отношением i = 1/124.

Связь червячной шестерни с ходовым винтом осуществляется через шарики, валик и нажимную гайку. При освобождении зажима возможно вращение ходового винта вручную. Управление частотой вращения двигателей подач осуществляется с помощью рабочего промежутка и регулятора копировального промежутка.

Рисунок 2.3 – Компоновочно-кинематическая схема станка модели 4531

Краткая техническая характеристика станка модели 4531

Размеры рабочей поверхности стола…………………..……15 х 185 мм

Продольный ход каретки со столом…………………………..….120 мм

Поперечный ход головки со скобой……………………………….85 мм

Раствор скобы……………………………………………….….20…40 мм

Диапазон диаметров электрода-проволоки………………….0,1…0,3 мм

Объем ванны для рабочей жидкости…………………………………8 л

Общая мощность всех электродвигателей………………….....0,062 кВт

Напряжение питания разрядного контура………………….....75…130 В

Величина тока короткого замыкания……………………...…0,25…2,5 А

Емкость групп конденсаторов источника питания ………

……0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 мкФ

2.3 Лабораторная работа № 2

#### ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ВЫРЕЗАНИЕ НЕПРОФИЛИРОВАННЫМ

ИНСТРУМЕНТОМ

Цель работы – изучить физические основы процесса электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом; изучить конструктивные особенности и области технологического использования электроискрового станка для профильного вырезания по копиру модели 4531.

Оборудование, инструменты, принадлежности:

- Электроискровой станок для профильного вырезания по копиру мод. 4531.

- Комплект электродов-инструментов.

##### Комплект заготовок

###### Содержание и порядок выполнения работы

- Изучить физические основы процесса электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом, нарисовать его принципиальную схему;

- Изучить и нарисовать принципиальную схему работы электроконтактной копировальной системы станка мод. 4531.

- Изучить кинематическую схему станка мод. 4531, конструктивные особенности и назначение его основных частей; нарисовать компоновочную схему станка.

- Изучить технологические возможности станка, записать его краткую техническую характеристику.

- Изучить порядок работы на станке и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки.

Содержание отчёта

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Оборудование, инструменты, принадлежности, применяемые при выполнении лабораторной работы.

- Сущность и принципиальная схема процесса электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом.

- Краткая техническая характеристика станка мод. 4531.

- Принципиальная схема работы электроконтактной копировальной системы станка мод. 4531.

- Компоновочная схема станка мод. 4531.

- Краткое описание конструктивных особенностей и назначения составных частей станка мод. 4531.

- Техпроцесс выполнения конкретной операции на станке мод. 4531 с  указанием конкретных режимов обработки.

### Контрольные вопросы

- В чем заключается физическая сущность процесса электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом?

- Перечислить и охарактеризовать основные виды работ, выполняемые на станке мод.и 4531.

- Принцип работы электроконтактной копировальной системы станка мод. 4531.

- Перечислить основные составные части станка, определить их конструктивные особенности и назначение.

- Определить порядок работы на станке.

- Перечислить параметры управления процессом электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом, определить порядок их величин.

- Как определить линейную скорость перемещения проволоки?

- Из каких материалов изготавливают электроды-инструменты?

- Достигаемые технологические показатели процесса (производительность и качество обработки, энергоемкость и др.).

3  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АЛМАЗНАЯ ЗАТОЧКА

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЗЦОВ

  - Химико-технологические основы процесса

Электрохимическая алмазная заточка инструмента представляет собой комбинированный способ обработки, при котором съём материала осуществляется путем электрохимического (анодного) растворения, микрорезания и удаления оксидных пленок алмазными зернами и электрической эрозией. Здесь электрохимический, механический и электроэрозионный процессы съёма материала протекают одновременно, составляющие процесса взаимосвязаны и существенно влияют один на другой.

При электрохимической алмазной заточке инструментом служит алмазный круг на токопроводящей связке. Рабочий зазор между связкой круга и обрабатываемой поверхностью поддерживается с помощью алмазных зерен, выступающих из связки. В качестве электролитов применяются водные слабоконцентрированные растворы солей натрия, калия и некоторых других металлов с добавками веществ, препятствующих развитию коррозии и кристаллизации солей.

Алмазный круг 1 (рисунок 3.1) устанавливают на шпинделе 2, электрически изолированном от остальных элементов станка диэлектрической втулкой 3. Через скользящий контакт 4 алмазный круг подключают к отрицательному полюсу (катод) источника постоянного тока 5, а затачиваемый инструмент 6 – к положительному (анод). В зону обработки по патрубку 7 подводится электролит, который заполняет зазор между связкой и обрабатываемой поверхностью, образованный выступающими из связки алмазными зернами. Кругу сообщается вращение и осциллирующее возвратно-поступательное перемещение параллельно обрабатываемой поверхности (движение продольной подачи) и перемещение в направлении, перпендикулярном к ней (движение поперечной подачи).

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема процесса электрохимической алмазной

заточки резцов

Обработка может осуществляться по двум схемам: глубинного и врезного шлифования. При глубинном шлифовании весь припуск снимается за один ход. При врезном шлифовании припуск снимается за несколько ходов, а кругу или обрабатываемой детали сообщается непрерывное перемещение в направлении, перпендикулярном к обрабатываемой поверхности.

Алмазные зерна внедряются в обрабатываемый материал на величину, определяемую давлением прижима круга к детали. Глубина внедрения зерен обычно превышает толщину оксидных пленок, поэтому наряду с удалением продуктов анодного растворения зернами круга осуществляется срез слоев металла, лишь частично подвергнутых анодному растворению.

Затраты энергии на съем обрабатываемого материала заметно меньше, чем при алмазном шлифовании, что обусловлено не только анодным растворением, но и ослаблением связи между зернами карбидов вследствие более быстрого растворения связки. В результате падает температура в зоне резания и уменьшается износ круга.

Электроэрозионные процессы, о наличии которых свидетельствуют искровые разряды, возникают в результате пробоя межэлектродного промежутка в местах наибольшего сближения и соприкосновения микронеровностей связки круга и поверхности обрабатываемой детали. Протекание электроэрозионных процессов улучшает режущие свойства круга, так как под воздействием искровых разрядов выгорает стружка, оставшаяся на поверхности круга, рельеф его поверхности становится более шероховатым, алмазные зерна обнажаются и выступают из связки на большую величину. Однако чрезмерное увеличение интенсивности эрозионных процессов приводит к увеличению износа круга и ухудшению качества затачиваемой поверхности.

Интенсивность эрозии зависит в основном от напряжения источника тока. Для предупреждения чрезмерного развития эрозии рабочее напряжение не должно превышать 7В. Минимальное напряжение, необходимое для протекания анодного растворения, – 3В. Напряжение следует уменьшать при совместной обработке твердого сплава и стали (повышается вероятность замыкания электродов стальной стружкой). Напряжение источника тока повышают при увеличении зернистости кругов, так как увеличивается межэлектродный промежуток и уменьшается вероятность его пробоя.

Управлять процессом обработки можно изменением плотности тока – при правильно подобранном напряжении плотность тока должна быть не более 50...80 А/см2.

Процесс электрохимической алмазной заточки имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с алмазным шлифованием:

1 Высокая скорость съема обрабатываемого материала, достигающая 600…800 мм3/мин; повышение производительности составляет 2…6 раз (и даже 10…50 раз, в зависимости от обрабатываемого материала).

2 Возможность одновременной и попеременной обработки разнородных материалов без смены шлифовального инструмента (например, возможность одновременной обработки пластины твердого сплава и стальной державки).

3 Высокое качество обрабатываемой поверхности. Улучшение качества обеспечивается снижением высоты микронеровностей, образованием изотропного рельефа, устранением микротрещин, выкрашиваний, фазовых изменений поверхностного слоя, формированием поверхностного слоя без остаточных напряжений или с благоприятными напряжениями. Высокое качество обрабатываемой поверхности обеспечивает увеличение стойкости инструмента до 2...3 раз.

4 Длительное сохранение кругом высоких режущих свойств, сокращение или полная ликвидация процесса правки кругов.

5 Совмещение операций заточки и доводки.

Преимущества электрохимической алмазной заточки наиболее полно проявляются при обработке больших площадей, длительной работе круга и неблагоприятных граничных условиях (склонности к адгезии с обрабатываемым материалом, значительной пластичности или хрупкости обрабатываемого материала).

К отрицательным факторам, сопутствующим электрохимической алмазной заточке, относятся:

1 Усложнение конструкции и обслуживания станка.

2 Воздействие электролитов на оборудование.

3 После электрохимической алмазной заточки шероховатость поверхности, величина радиуса округления режущих кромок, неплоскостность, как правило, выше, чем после алмазного. Кроме того, поверхностный слой толщиной 10…20 мкм имеет растравленную рыхлую структуру.  Поэтому этот слой следует удалять выхаживанием с выключенным током. После 3...4 ходов снимается дефектный слой, а параметр шероховатости Rа= 0,4мкм.

  - Конструктивные особенности станка модели 3622Э

Станок мод. 3622Э (рисунок 3.2) предназначен для заточки резцов небольших сечений. Заточка производится с закреплением резца в зажимном приспособлении, установленном на наклонном столе станка. На станке можно выполнять заточку и доводку резцов по главным и вспомогательным задним поверхностям и заточку резцов с главными углами в плане 30,45 и 60°.

Рисунок 3.2 – Кинематическая схема станка мод. 3622Э

Движения продольной и поперечной подачи приданы шлифовальной бабке. Направляющие продольного перемещения шлифовальной бабки 7 закреплены на каретке 2, перемещающейся по направляющим станины 1 в направлении поперечной подачи с помощью маховика 9. Осцилляция (продольная подача) шлифовальной бабки осуществляется от отдельного электродвигателя М2 через червячный редуктор 6 и кулачковый механизм, состоящий из кулачка 5 с изменяющимся по длине эксцентриситетом и кулисы 3, соединенной через промежуточное кольцо 4 с кулачком 5. Кулиса шарнирно соединена одним концом с кареткой, а другим – со шлифовальной бабкой. Кулачок 5, вращаясь в отверстии втулки, придает кулисе 3 качательное движение относительно оси, закреплённой в каретке. Вилкообразный паз, прорезанный в кулисе, взаимодействуя с шарниром, закрепленным в корпусе шлифовальной бабки, передает ей возвратно-поступательное перемещение. Изменение величины осцилляции осуществляют, перемещая кулачок 5 в осевом направлении маховиком 10, закрепленным слева на передней стенке, при этом изменяется величина эксцентриситета кулачка в месте его контакта с кулисой.

Шлифовальный шпиндель 8 получает вращение от электродвигателя МI, установленного на шлифовальной бабке, через плоскоременную передачу.

В станке применяется источник питания ВАКР 100/6, состоящий из понижающего трансформатора, полупроводникового выпрямителя, цепей стабилизации условий обработки, регулирования параметров и защиты. Конструктивно источник питания представляет собой стойку блочной конструкции.

Станок снабжен автономной системой подачи, отвода и очистки электролита. Система состоит из бака-отстойника, насоса и трубопроводов с механизмами регулирования гидравлических показателей.

Шлифовальный круг и стол с установочным приспособлением закрыты сварным кожухом с  прозрачным смотровым окном.

Краткая техническая характеристика станка мод. 3622Э

Наибольшая высота державки затачиваемого резца …………….32 мм

Диаметр шлифовального круга …………………………………..150 мм

Размер рабочей поверхности стола 	…………………………400x220 мм

Частота вращения шлифовального круга …………………….2540 мин1

Мощность электродвигателя привода

шлифовального шпинделя……………………………………….0,8 кВт

Скорость продольной подачи ………………………………..50 2х/мин

Расход электролита……………………………………6,7.10-7…10-6м3/с

Характеристики источника технологического тока:

напряжение ....…………………………………………………..6 В

ток ……………………………………………………………100 А

Номинальная мощность…………………………………………….5 кВт

3.3 Лабораторная работа  № 3

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АЛМАЗНАЯ ЗАТОЧКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ

РЕЗЦОВ

Цель работы – изучить физико-химические основы процесса; изучить конструктивные особенности и области технологического использования станка для электрохимической алмазной заточки резцов мод. 36223.

Оборудование, инструменты, принадлежности

1 Станок мод. 3622Э.

2 Приспособление для установки и закрепления резцов.

3 Алмазный круг 2724-0041 ГОСТ 16172-80Е (12А2 150x20x3x32 АС4 16 М5 4 108).

4 Электролит: нитрат натрия NaNO3 – 5%, нитрит натрия NaNO2 – 0,3%, сода Na2СОз -  0,5%, глицерин – 1%, остальное – вода.

Содержание и порядок выполнения работы

1 Изучить физико-химические основы процесса электрохимической алмазной заточки твердосплавных резцов, нарисовать его принципиальную схему.

2 Изучить кинематическую схему станка мод.3622Э, конструктивные особенности и назначение его составных частей; нарисовать кинематическую или компоновочную схему станка.

3 Изучить области технологического использования станка, записать его краткую техническую характеристику.

4 Изучить порядок работы на станке и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки; произвести обработку.

5 Определить весовым методом производительность обработки при различных режимах процесса.

Содержание отчета

1  Наименование работы.

2  Цель работы.

3  Оборудование, инструменты, принадлежности.

4  Принципиальная схема процесса электрохимической, алмазной заточки резцов.

5  Кинематическая или компоновочная схема станка мод.3622 Э.

6  Краткое описание конструктивных особенностей и назначения составных частей станка.

7  Назначение и краткая техническая характеристика станка.

8  Техпроцесс выполнения конкретной операции на станке мод. 3622 Э с указанием технологических режимов обработки.

9  Расчет производительности обработки при различных режимах процесса

Контрольные вопросы

1 В чем заключается физико-химическая сущность процесс электрохимической алмазной заточки резцов?

2 Перечислить виды работ, выполняемых на станке мод.3622Э.

3 Перечислить основные составные части станка, определить их конструктивные особенности и назначение.

4 Определить порядок работы на станке.

4 ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ  ДЕТАЛЕЙ

МАШИН И ИНСТРУМЕНТОВ

4.1 Физико-технологические основы процесса

Сущность известного процесса электроэрозионного упрочнения заключается в том, что в результате электрической эрозии электрода-инструмента частицы расплавленного материала на воздухе не успевают остыть и осаждаются на поверхности заготовки, образуя на ней слой с улучшенными физико-механическими характеристиками – обычно образуется слой с повышенной твердостью при сохранении вязкости сердцевины.

При электроэрозионном упрочнении электрод-инструмент, как правило, подключен к положительному полюсу источника тока, а обрабатываемая заготовка – к отрицательному. Электроды-инструменты изготавливают из легированных или быстрорежущих инструментальных сталей, металлокерамических твердых сплавов, других материалов высокой твердости и прочности.

Таким способом можно наращивать значительный слой материала для восстановления изношенных участков детали или получать тонкие износостойкие покрытия на рабочих поверхностях штампового и режущего инструмента из инструментальных сталей. Известен также вариант электроэрозионного упрочнения без изменения размеров детали – при этом упрочнение достигается за счет термического воздействия на поверхностный слой детали или за счет имплантации материала электрода-инструмента в кристаллическую решетку материала обрабатываемой детали.

Способ электроэрозионного упрочнения имеет ряд существенных недостатков, снижающих эффективность его применения: трудность получения поверхности с требуемыми параметрами шероховатости и точности; недостаточная адгезия покрытия с основой; возможность появления в поверхностном слое растягивающих остаточных напряжений и микротрещин.

Для обеспечения требуемых параметров твердости, шероховатости и точности после электроэрозионного упрочнения обычно требуются дополнительные доделочные операции (термообработка, шлифование, доводка).

Процесс электроакустического упрочнения основан на использовании энергии электрического разряда и энергии ультразвука (рисунок 4.1).

Электроду-инструменту дополнительно сообщаются следующие движения: возвратно-поступательное вдоль вертикальной оси с амплитудой А = 40…60 мкм и ультразвуковой частотой f = 19…23 кГц; горизонтальное осциллирующее (крутильное) с амплитудой А = 0,3 мм и частотой f = 4,4 Гц. Ультразвуковые колебания, во-первых, образуют межэлектродный зазор, необходимый для нормального протекания электроэрозионного процесса, и, во-вторых, пластически деформируют (расплющивают) остывающий материал покрытия. Горизонтальные крутильные колебания электрода-инструмента также пластически деформируют материал покрытия и увеличивают площадь обработки.

1 – высокочастотный генератор импульсов тока;
2 – ультразвуковой генератор; 3 – магнитострикционный преобразователь;
4 – волновод-концентратор; 5 – электрод-инструмент; 
6 – обрабатываемая заготовка; 7 – стол

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема электроакустического упрочнения

Необходимо отметить, что обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого поверхностного слоя, имеет ряд существенных достоинств: достигается параметр шероховатости Ra = 0,32 мкм и менее без дополнительных доделочных операций; плавно и стабильно повышается микротвердость поверхности; в поверхностном слое создаются благоприятные сжимающие остаточные напряжения; повышается адгезия покрытия и основы. Указанные и другие достоинства поверхностного пластического деформирования обеспечивают повышение износостойкости, сопротивления усталости, контактной выносливости и других эксплуатационных свойств деталей машин и инструментов.

При электроакустическом упрочнении время электрического разряда синхронизировано с положением электрода-инструмента относительно обрабатываемой поверхности: разряд может осуществляться на подходе к обрабатываемой поверхности, в момент контакта и на отходе от обрабатываемой поверхности. Частота следования технологических импульсов кратна частоте ультразвуковых колебаний электрода-инструмента и находится в пределах 4 технологических импульсов на 1 период до 1 технологического импульса на 32 периода.

Другими параметрами управления процессом электроакустического управления являются, так же, как и при электроэрозионной обработке, сила тока короткого замыкания и напряжение холостого хода при разомкнутых электродах.

4.2 Конструктивные особенности электроакустической

установки ЭЛАН-1

Установка ЭЛАН-1 (рисунок 4.2) предназначена для упрочнения плоских поверхностей штамповой оснастки как твердыми сплавами, так и другими металлами и сплавами с целью придания им повышенной твердости и износостойкости, Установка состоит из следующих основных составных частей: станины 8, головки шпиндельной 2, головки ультразвуковой 1, стола 9, блока высокочастотного генератора 5, блока ультразвукового генератора 6, блока питания 7, блока управления 3, пульта управления 4.

Станина представляет собой сварную конструкцию коробчатой формы. На верхней части станины устанавливаются шпиндельная головка и пульт управления, с лицевой стороны монтируется стол, внутри станины размещены блоки высокочастотного и ультразвукового генераторов, питания и управления.

Головка шпиндельная представляет собой сборную конструкцию, содержащую головку ультразвуковую с механизмами горизонтальных перемещений и осцилляции.

Головка ультразвуковая предназначена для сообщения механических колебаний ультразвуковой частоты электроду-инструменту, материал которого осаждается на обрабатываемую заготовку.

В герметически закрытом корпусе 6 (рисунок 4.3) расположена колебательная система, состоящая из магнитострикционного пакета 7, соединенного с концентратором 18 и волноводом 19. Амплитуда колебаний на торце сердечника магнитострикционного пакета составляет 5…10 мкм, а при помощи волновода-концентратора увеличивается до 40…60 мкм. В резьбовый торец волновода закрепляется патрон 17 с электродом-инструментом 16. Для охлаждения магнитострикционного пакета холодной водой имеются подводной и сливной штуцеры.

Головке ультразвуковой сообщаются следующие движения: горизонтальное в двух взаимно перпендикулярных направлениях, осциллирующее в горизонтальной плоскости и возвратно-поступательное вдоль вертикальной оси.

Рисунок 4.2 – Компоновочная схема установки ЭЛАН-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Горизонтальное движение осуществляется вручную с помощью кольца 15 за счет проскальзывания его опор 13 по основанию корпуса шпиндельной головки 14.

Осциллирующее движение осуществляется от двигателя 10 через шестерни 12, 11 и 2 на втулку 9, внутренний диаметр которой выполнен с эксцентриситетом 0,3 мм относительно наружного диаметра. Вставленная вместе с сепаратором 8 во втулку 9 ультразвуковая головка совершает осциллирующее движение с эксцентриситетом 0,3 мм. От вращательного движения ультразвуковая головка удерживается упором 3 со шпилькой, закрепленной в корпусе шпиндельной головки.

Возвратно-поступательное движение головки ультразвуковой относительно головки шпиндельной по шариковому сепаратору 8 осуществляется за счет магнитострикционного эффекта.

Регулировка усилия между электродом-инструментом 16 и обрабатываемым изделием 20 осуществляется за счет натяжения пружин 4 с помощью гаек 5 или жe за счет изменения количества пружин 4.

Поворот головки шпиндельной на 120° относительно вертикальной оси осуществляется вручную при разжатом тангенциальном зажиме 1.

Стол, предназначенный для установки и закрепления обрабатываемого изделия,  состоит из основания 23, изоляционной прокладки 22 и плиты 21. К плите 21 подается отрицательный потенциал, то есть плита вместе с обрабатываемым изделием является катодом. Подъем и опускание стола осуществляются от рукоятки 24 через конические колеса 25, 26 и винтовую пару 27, 28.

Блок высокочастотного генератора предназначен для получения высокочастотных импульсов тока в диапазоне частот 0,68...88 кГц. Электрическая схема блока функционально состоит из тиристорного коммутатора, усилителей управляющих сигналов, блока питания и переключателя коммутирующих ёмкостей. Конструктивно блок выполнен на отдельной текстолитовой панели. Входные и выходные цепи смонтированы через разъемы и клемники.

Блок ультразвукового генератора предназначен для получения переменного напряжения ультразвуковой частоты, используемого для питания магнитострикционного преобразователя. Электрическая схема блока функционально состоит из шеститактного последовательного инвентора, усилителей управляющих сигналов, блока питания и элементов коммутации и защиты. Конструктивно блок выполнен на отдельной текстолитовой панели. Входные и выходные цепи смонтированы через разъемы и клемники.

Блок питания предназначен для получения необходимых напряжений питания элементов электрической схемы, кроме силовых цепей инвентора в блоке ультразвукового генератора и тиристорного коммутатора в блоке высокочастотного генератора. Электрическая схема блока состоит из силового трансформатора, трехфазных двухпериодных выпрямителей и стабилизаторов с регулируемыми силовыми транзисторами. Конструктивно блок выполнен на отдельной текстолитовой панели. Входные и выходные цепи смонтированы через разъемы.

Блок управления предназначен для управления всем процессом электроакустического упрочнения. Электрическая схема блока состоит из десяти функциональных узлов: блока задания кратности, блока задания сдвига, блока задания емкости, блока переключения емкости, блока управления импульсами тока высокочастотного генератора, блока автомата-частотомера, блока индикатора-частотомера, блока управления ультразвуковым генератором, блока режима работы, блока техники безопасности и панели управления. Конструктивно блок выполнен на отдельной текстолитовой панели. Входные и выходные цепи смонтированы через разъемы.

На панели управления размещены кнопки, рукоятки управления, элементы световой и цифровой индикации, а также измерительные приборы. Для визуального контроля включенного параметра кнопки имеют световую индикацию, выполненную на лампочках накаливания.

Пульт управления предназначен для управления процессом электроакустического упрочнения. На панели функционально выделены элементы управления ультразвуковым генератором, источником питания технологическим током и процессом в целом.

Краткая техническая характеристика установки ЭЛАН-1

Рабочая резонансная частота ультразвукового преобразователя.. 19…23 кГц

Амплитуда ультразвуковых колебаний электрода…………...........40...60 мкм

Диапазон регулирования частот импульсов

технологического тока ВЧГ ............................................................. 0,68...88кГц

Диапазон регулирования емкости ВЧГ ........................................ 0,25...30 мкФ

Диапазон регулирования напряжения ВЧГ  ......................................... 0...I00 В

Диаметр перемещения подвижной части шпиндельной головки …….. 90 мм

Вертикальное перемещение стола………………………………………240 мм

Потребляемая мощность…………………………………………………...7 кВт

Рисунок 4.3 – Кинематическая схема установки ЭЛАН-1

4.3 Лабораторная работа № 4

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ  ПЛОСКИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цель работы – изучить физические основы процесса электроакустического упрочнения; изучить конструктивные особенности и области технологического использования электроакустической установки ЭЛАН-1.

Оборудование, инструменты, принадлежности

1 Электроакустическая установка ЭЛАН-1.

2 Комплект электродов-инструментов.

3 Комплект заготовок.

Содержание и порядок выполнения работы

1 Изучить физические основы процесса электроакустического упрочнения; нарисовать его принципиальную схему.

2 Изучить кинематическую схему электроакустической установки ЭЛАН-1, конструктивные особенности и назначение ее составных частей; нарисовать компоновочную схему станка.

3 Изучить технологические возможности установки, записать ее краткую техническую характеристику.

4 Изучить порядок работы на установке и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки; произвести обработку.

Содержание отчета

1 Наименование работы.

2 Цель работы.

3 Оборудование, инструменты, принадлежности.

4 Принципиальная схема процесса электроакустического упрочнения.

5 Компоновочная схема установки ЭЛАН-1.

6 Краткое описание конструктивных особенностей и назначения составных частей установки ЭЛАН-1.

7 Краткая техническая характеристика установки ЭЛАН-1.

8 Техпроцесс  выполнения  конкретной  операции  на  установке ЭЛАН-1 с указанием технологических режимов обработки.

Контрольные вопросы

1 В чем заключается физическая сущность процесса электроакустического упрочнения?

2 Перечислить виды работ, выполняемых на установке ЭЛАН-1

3 Перечислить основные составные части установки, определить их конструктивные особенности и назначение.

4 Определить порядок работы на станке.

5 Перечислить параметры управления процессом электроакустического упрочнения, определить их ориентировочные значения.

6 Что представляют собой ультразвуковые колебания, какова сущность магнитострикционного эффекта?

7 Каким образом обеспечивается осциллирующее движение электрода-инструмента?

8 Достигаемые технологические показатели процесса (производительность, точность, качество поверхности, энергоемкость).

5 ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ

ПОКРЫТИЙ

5.1 Физико-технологические основы процесса

Процесс вакуумно-плазменного метода физического осаждения покрытий включает вакуумное распыление или испарение тугоплавкого металла, его частичную или полную ионизацию, подачу реакционного газа, химические или плазмохимические реакции, конденсацию покрытия на рабочих поверхностях режущего инструмента.

Широкое распространение получил метод конденсации в вакууме на поверхность инструмента вещества из плазменной фазы с ионной бомбардировкой – метод КИБ.

Метод КИБ основан на том, что плазменный поток металла, образующийся с помощью вакуумной дуги с холодным катодом, ускоряется путем приложения отрицательного потенциала к обрабатываемому изделию (подложке) с последующей конденсацией на нем ионов и нейтральных атомов при одновременном прохождении плазмохимической реакции их с реактивным газом. Подавая в вакуумную камеру газ-реагент во время электродугового испарения тугоплавкого металла, можно получать покрытия на основе карбидов, нитридов и других соединений переходных металлов.

Важной особенностью данного метода является возможность проведения эффективной ионной очистки поверхности изделия путем интенсивной бомбардировки ее ускоренными ионами распыленного вещества, что создает условия для высокой адгезии покрытия к подложке. При высоком потенциале подложки (1 кВ и выше) ускоренными ионами распыляется не только осаждающийся металл, но и частично поверхностный слой подложки. Так осуществляется ионное травление подложки, обеспечивающее очистку поверхности. Одновременно ускоренные ионы внедряются в подложку и насыщают тонкий приповерхностный слой. Глубина проникновения ионов в этом случае оказывается достаточной для обеспечения надежной адгезии покрытия.

В наиболее простом случае схема осаждения покрытий из плазмы электродугового разряда состоит из двух электродов, помещенных в вакуумную камеру 1 (рисунок 5.1). Напыляемый материал располагают на катоде 7. На другом электроде устанавливают обрабатываемые изделия 2. Вакуумную систему откачивают до вакуума 0,004 Па. От источника питания 4 при помощи поджигающего устройства 3, управляемого системой электромеханического подвода дуги 5, на катоде 7 создается электродуговой разряд (вакуумная дуга). Материал катода при этом испаряется и ионизируется – становится смесью нейтральных атомов, свободных электронов и положительных ионов, то есть плазмой. Затем от источника питания 6 подают отрицательный потенциал на электрод 2, положительные ионы с большой скоростью перемещаются по направлению к последнему, бомбардируя его, производят очистку и разогрев подложки. После очистки и разогрева подложки в вакуумную камеру подают газ-реагент до давления 0,5...1,0 Па, в результате плазмохимической реакции образуются карбиды или нитриды, которые осаждаются на подложке в виде покрытия толщиной 5...8 мкм.

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема процесса вакуумно-плазменного

осаждения покрытия

К достоинствам метода КИБ относятся:

– возможность осаждения износостойких покрытий широкого спектра составов, что обеспечивается заложенной в методе возможностью изменения состава катода и газа-реагента;

– возможность осаждения покрытия на различные инструментальные материалы вследствие относительно малого теплового воздействия на инструментальную  основу;

– возможность осаждения покрытия на режущий инструмент различной конструкции в широком диапазоне типоразмеров, что обеспечивается в результате гибкого регулирования электрического и газового режима работы установок, в которых реализован метод КИБ.

5.2 Конструктивные особенности установки «Булат-6Т»

Установка «Булат-6Т» предназначена для осаждения износостойких покрытий по методу КИБ на режущий инструмент, детали инструментальной оснастки, детали машин, зубные протезы и др.

В состав установки входят следующие основные составные части 
(рисунок 5.2): выпрямитель ионной бомбардировки 1; стойка управления установкой 2; источники питания электродуговых испарителей 3, 4 и 5; собственно агрегат «Булат-6Т», который состоит из станины 8,. вакуумной камеры 7, трех источников плазмы 6, высоковакуумного паромасляного насоса 9, механического форвакуумного насоса 10, системы напуска рабочего газа 11.

Выпрямитель ионной бомбардировки предназначен для создания высоковольтного потенциала на подложке в режиме очистки изделия и питания подложки в режиме осаждения. Конструктивно выпрямитель представляет собой стойку блочной конструкции.

Стойка управления предназначена для управления технологическим процессом осаждения покрытия на установке «Булат-6Т», контроля параметров, сигнализации и блокировки. Конструктивно стойка управления представляет собой стойку блочной конструкции. Стойка управления содержит следующие блоки управления: блоки дистанционного управления источниками плазмы; блок дистанционного управления выпрямителем; блок управления нагревателем и поворотным устройством; блок натекателя; блок управления форвакуумным насосом; блок управления высоковакуумным насосом; блок управления клапанами. В стойке управления размещены также вакуумметр, общий автоматический выключатель, автоматические выключатели источников питания электродуговых испарителей и выпрямителей ионной бомбардировки.

Источник питания электродугового испарителя предназначен для питания электродугового разряда в источниках плазмы. Конструктивно источник питания представляет собой стойку блочной конструкции.

Рисунок 5.2 – Компоновочная схема установки «Булат-6Т»

Станина предназначена для установки на ней вакуумной камеры, панели конденсаторов, насоса высоковакуумного и индукционного нагревателя. Панель конденсаторов содержит конденсаторы и резисторы схемы поджига дуги источников плазмы, реле блокировок, выпрямитель питания клапана вакуумной системы, а также блок зажимов внешних цепей агрегата и клеммы силовых цепей.

Вакуумная камера предназначена для создания вакуума и непосредственного осуществления синтеза твердых материалов и осаждения их в виде покрытий. Камера представляет собой цилиндрический сосуд с горизонтальной осью. На обоих торцах камеры на петлях крепятся крышки. На корпусе камеры и крышках установлены источники плазмы с анодами, ввод датчика пирометра, система напуска рабочего газа и др. В нижней части камеры встроено поворотное устройство. К корпусу камеры и крышкам припаяны медные трубки, по которым протекает вода (горячая в режиме прогрева и холодная – в режиме нанесения покрытия). Все разъемные соединения в камере имеют уплотнители из вакуумной резины.

Вакуумная камера соединяется с насосом высоковакуумным при помощи затвора, на котором установлены: пробка для напуска атмосферного воздуха в камеру, блок манометрических преобразователей и вентиль системы вентиляции.

Источники плазмы предназначены для создания потока плазмы из материала катода. Источник плазмы состоит из следующих конструктивных элементов: катодного узла, анода, фокусирующей и стабилизирующей катушек, фланца крышки, экрана с поджигающим устройством, электроводов.

Катодный узел расположен в центре крышки и включает в себя катод, элементы водяного охлаждения, вакуумные уплотнения и токопроводы. На державке катодного узла закреплен экран, который препятствует горению дугового разряда на боковой поверхности катода и деталях катодного узла и является одним из электродов поджигающего устройства. На другом конце державки закреплен наконечник, через который к катоду подается вода.

Катод представляет собой монолитный цилиндр, на водоохлаждаемом торце которого имеется наружная резьба и кольцевой выступ для обеспечения вакуумного уплотнения катода.

Поджигающее устройство служит для создания пускового разряда и состоит из экрана, электрода, деталей крепления и электроводов.

Анод представляет собой цилиндрический водоохлаждаемый плазмовод, на наружной поверхности которого размещены катушки фокусирующего соленоида.

Поворотное устройство предназначено для вращения обрабатываемых изделий в струе испаряющегося материала катода, что обеспечивает равномерное осаждение покрытия. Поворотное устройство состоит из крышки, к которой с одной стороны крепится шпиндель, а с другой стороны – мотор-редуктор. Крышка изолирована от камеры диэлектрическим изолятором и втулками. Поворотное устройство закрыто диэлектрическим кожухом, так как к нему при осаждении покрытий подводится высокое напряжение.

Ввод датчика пирометра предназначен для установки прибора, определяющего температуру подложки. Наличие шарнира с вакуумным уплотнением позволяет определять температуру в различных точках.

Смотровое окно служит для визуального наблюдения за процессом осаждения покрытия. Внутреннее сменное стекло по мере его осаждения необходимо периодически очищать или заменять на новое.

Система напуска рабочего газа состоит из баллона, редуктора, клапана-натекателя и трубопроводов. Клапан-натекатель предназначен для дозированного напуска газа в вакуумный объем и поддержания в нем заданного давления.

Форвакуумная линия представляет собой трубопровод, соединяющий механический форвакуумный насос с камерой и с высоковакуумным паромасляным насосом.

Система водяная состоит из гребенок, вентилей, трубопроводов, нагнетателя индуктивного, реле протока жидкости

Краткая техническая характеристика установки Булат-6Т

Количество источников плазмы  …………………………………………….. 3

Диаметр потока плазмы на выходе ……………………………………. 200 мм

Максимальная площадь поверхности напыления ………………………25дм2

Максимальные размеры обрабатываемых деталей:

диаметр ……….400 мм

высота…………200 мм

Максимальная скорость осаждения покрытия

одним источником плазмы …………………………………………… 90 мкм/ч

Частота вращения шпинделя поворотного устройства ………………..8 мин-1

Длительность рабочего цикла ……………………………….. не более 90 мин

Рабочее давление в вакуумной камере ………………….6,5·10-3... 6,5·10-1 Па

Ток дуги ………………………………………………………….не более 150 A

Максимальный ток в режиме ионной бомбардировки ………...не более 15 А

Максимальный ток в цепи подложки в режиме

осаждения покрытия ………………………………………………не более 25A

Напряжение холостого хода выпрямителей ионной бомбардировки

ступенчатое........................................................... 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; .1,1; 1,7 кВ

Наибольшая электрическая мощность, потребляемая установкой ……50 кВт

  - Типовой техпроцесс осаждения покрытия на сменные

многогранные твердосплавные пластины

1 Установить на шпиндель поворотного устройства подставку с пластинами. Загерметизировать вакуумную камеру.

2 Откачать вакуумную камеру до давления (1,3...3,9)·10-3 Па; включить прогрев камеры.

3 Включить вращение поворотного устройства.

4 Включить на подложку отрицательное напряжение 0,8...1,0 кВ при токе до 15A; выключить прогрев камеры и включить охлаждение.

5 Включить испарители при токе дуги 80...90А, произвести ионную очистку пластин импульсами тока длительностью 1...2 секунд с паузами 2...3 секунды до исчезновения микродуг.

6 Снизить напряжение на подложке до 0,4...0,8 кВ и прогреть обрабатываемые изделия до температуры 760...700 ºС.

7 Напряжение на подложке снизить до 0,2 кВ при токе до 25А; увеличить ток дуги на испарителях до 90...100 А.

8 Через клапан-натекатель подать в камеру азот, установив давление в камере 0,9...1,1 Па и осаждать покрытие в течение 18...20 мин, выдерживая температуру пластан в пределах 650...700 ºC.

9 Отключить испарители, затем прекратить подачу азота, отключить напряжение на подложке и вращение поворотного устройства.

10 Включить прогрев вакуумной камеры.

11 Через 15...20 мин открыть вентиль-нагнетатель и напустить в вакуумную камеру воздух,

12 Открыть дверцу входной камеры и извлечь подставку с пластинами.

Важнейшим элементом технологии осаждения любых покрытий является специальная подготовка рабочих поверхностей инструмента. Качество подготовки во многом определяет качество самого покрытия, прочность его сцепления с инструментальной основой. Недостаточно тщательная подготовка инструмента перед осаждением покрытия может привести к браку изделия. Наиболее часто встречающимся браком вследствие плохой подготовки инструмента является отслаивание покрытий и, как следствие, низкая его эффективность.

Для вакуумно-плазменных методов осаждения покрытий главная цель предварительной обработки инструмента – это удаление загрязнений. Наличие таких загрязнений на инструменте при вакуумизации приводит к загрязнению вакуума, нарушению нормального хода техпроцесса и получению покрытия низкого качества с очень плохой адгезией.

Особенно сильное влияние на качество покрытий оказывает субструктура поверхности инструментов из быстрорежущих сталей. В частности, практически невозможно наносить вакуумно-плазменные покрытия на поверхности с сохранившейся окалиной после термической обработки. В настоящее время покрытие наносят исключительно на шлифованный инструмент из быстрорежущей стали. При этом на качество покрытия большое влияние оказывает исходное качество поверхности после шлифования.

Обычно технология подготовки инструмента перед осаждением покрытия включает ряд последовательных операций. В любом случае внимание следует уделять очистке поверхности инструмента, с тем, чтобы его рабочие части были химически и механически чистыми. При этом исключается наличие окалины после термической обработки, образование коррозионных и окисных пленок, посторонних включений в виде масел и других загрязнений, а также дефектов поверхностей инструмента в виде раковин, трещин, задиров и.т.д.

Имеются специфические особенности в технологии подготовки поверхностей при осаждении покрытий различными методами. Так, для некоторых марок твердых сплавов перед осаждением покрытий методом ГТ проводят науглероживание поверхности с целью регламентации толщины -фазы и снижение вероятности резкого разупрочнения твердого сплава.

Применение износостойких покрытий на твердосплавных пластинах без предварительной виброабразивной обработки малоэффективно. Износостойкие покрытия, осажденные на виброобработанные пластины, обеспечивают существенный рост стойкости в широком диапазоне режимов резания и марок обрабатываемых материалов. Высокая эффективность износостойких покрытий с предварительной виброабразивной обработкой объясняется повышением прочности лезвия за счет округления режущих кромок, а также более прочным сцеплением покрытия с твердосплавной матрицей за счет уменьшения параметров шероховатости поверхностей лезвия, образования в поверхностном слое сжимающих остаточных макронапряжений, удаления поверхностных пленок и включений.

На рисунке 5.3 приведена структурная схема типового технологического процесса подготовки сменных многогранных твердосплавных пластин под осаждение износостойких покрытий.

Шлифование рабочих поверхностей пластин

Обезжиривание пластин в трихлорэтилене

Виброабразивная

обработка пластин

Промывка в ванне с

горячей водой при

t=60...90С

Контроль качества шлифования

Рисунок 5.3 – Схема техпроцесса подготовки твердосплавных

пластин под осаждение покрытия

Сушка в струе горячего воздуха

Промывка и протирка каждой пластины этиловым спиртом непосредственно

перед размещением в камере для

осаждения покрытия

Ультразвуковая мойка в установке типа УЗУ-0,25

Контроль величины радиуса округления режущих кромок

  - Лабораторная работа № 5

ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ

ПОКРЫТИЙ НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Цель работы – изучить физико-технологические основы процесса,  конструктивные особенности установки «Булат-6Т», технологию осаждения покрытий.

Оборудование, инструменты, принадлежности

1 Установка «Булат-6Т».

2 Катоды из титанового сплава ВТI-0.

3 Технологическая оснастка и материалы для подготовки режущего инструмента под осаждение покрытия.

4 Газ-реагент (азот).

5 Партия обрабатываемых заготовок.

Содержание и порядок выполнения работы

1 Изучить физико-технологические основы плазменного осаждения износостойких покрытий на режущий инструмент; нарисовать его принципиальную схему.

2 Изучить конструктивные особенности и назначение составных частей установки «Булат-6Т»; нарисовать компоновочную схему установки.

3 Изучить технологические возможности установки, записать краткую техническую характеристику установки.

4 Изучить порядок работы на установке и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки.

Содержание отчета

1  Наименование работы.

2  Цель работы

3  Оборудование, инструменты, принадлежности.

4 Физико-технологические основы процесса вакуумно-плазменного осаждения износостойких покрытий; принципиальная схема процесса.

5  Компоновочная схема установки «Булат-6Т».

6  Краткое описание конструктивных особенностей и назначения основных составных частей установки «Булат-6Т».

7  Краткая техническая характеристика установки «Булат-6Т».

8  Техпроцесс выполнения конкретной операции на установке «Булат-6Т» с указанием технологических режимов обработки.

Контрольные вопросы

1 В чем заключается физико-технологическая сущность процесса вакуумно-плазменного осаждения износостойких покрытий?

2 Основные составные части установки «Булат-6Т», определить их конструктивные особенности и назначение.

3 Порядок работы на установке.

4 Параметры управления процессом вакуумно-плазменного осаждения покрытий, определить их ориентировочные значения.

5 Из каких материалов изготавливают катоды?

6 Что применяют в качестве газа-реагента?

7 Достигаемые технологические показатели процесса (производительность, стойкость, энергоемкость и др.).

6 УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИМПУЛЬСНЫМ

МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ (ОИМП)

6.1 Физико-технологические основы процесса

Обработка импульсным магнитным полем (ОИМП) инструментальных материалов, содержащих ферромагнитные компоненты, является перспективным технологическим методом повышения стойкости режущего инструмента. Повышение стойкости достигается в результате комплекса структурных изменений магнитострикционной природы, при этом импульсный характер магнитного поля позволяет легко осуществить интенсивное энергетическое воздействие на материал посредством энергетических волн. Своеобразное импульсное электромагнитное «встряхивание» конденсированных систем с множеством реальных дефектов ускоряет темпы релаксации и структурной перестройки в них.

Изменение ферромагнитных свойств после ОИМП достигается за счет направленной ориентации свободных электронов внешним полем, вследствие чего возникают физические предпосылки изменений в структуре и напряженном состоянии материала. При ОИМП реализуется комплексное воздействие на материал магнитострикционных процессов и обуславливаемых ими механических деформаций, тепловых и электромагнитных вихревых потоков, локализованных в местах концентрации магнитного потока, и процессов, направленно ориентирующих спиновые характеристики внешних электронов атомов пограничной зоны контакта зерен. Структурные изменения в материале происходят в результате активации дислокационных или диффузионных процессов.

При ОИМП быстрорежущих сталей происходит взаимодействие упругого поля,  обусловленного магнитострикционной деформацией, с упругим полем собственной реальной дислокационной структуры материала. Это взаимодействие приводит к появлению локальных перенапряжений, в местах расположения которых резко возрастает вероятность термофлуктуационного разрыва межатомных напряженных связей. В местах, где локальные перенапряжения превышают пределы упругости материала, формируются очаги пластической деформации и интенсифицируются процессы размножения дислокаций. Повышение механических характеристик стали в результате ОИМП обусловлено выделением из металлической матрицы мелкодисперсных карбидных частиц в результате магнитнодисперсионного твердения, обусловленного протеканием упомянутых структурных процессов.

Теоретически обосновано и экспериментально установлено, что ОИМП режущих пластин из твёрдого сплава снижает интенсивность изнашивания резцов, оснащённых этими пластинами при чистовом точении сталей за счёт повышения микротвёрдости поверхностного слоя твёрдого сплава, а также обеспечивает снижение показателей пластической деформации обрабатываемой стали, коэффициентов трения на контактных поверхностях, температуры резания за счёт повышения соотношения контактных твёрдостей инструментального и обрабатываемого материалов.

Разработана теоретическая модель влияния ОИМП на структуру и микротвёрдость поверхностного слоя твёрдого сплава (на примере безвольфрамового твёрдого сплава ТН-20). В соответствии с этой моделью повышение микротвёрдости происходит за счёт упрочнения связующей и карбидной фаз твёрдого сплава и вызванного ею сжатия карбидных зёрен. Доказаны магнитострикционная природа, дислокационный механизм протекания и субструктурный характер упрочнения при обработке импульсным магнитным полем твёрдых сплавов.

Перечисленные изменения обеспечивают повышение стойкости быстрорежущего инструмента в 1,2…1,5 раза, твердосплавного – в 1,5…2,2 раза.

Величина эффекта повышения механических свойств инструментального материала и стойкости инструмента зависит от режимов ОИМП – напряженности магнитного поля Н, продолжительности ОИМП t, времени выдержки после ОИМП  tв, и частоты следования импульсов  f. Для быстрорежущих сталей и твердых сплавов рекомендуются такие режимы ОИМП: Н=1.1 … 1.2 А/м; t= 60 … 70с; tв = 24…30 часов;  f = 2…7 Гц.

Достоинствами метода являются также простота применяемого технологического оборудования, его малая энергоёмкость, отсутствие высоких требований к квалификации обслуживающего персонала. Оборудование не требует специальных помещений для размещения, что обусловливает возможность его использования, как в централизованном инструментальном производстве, так и в условиях инструментального цеха машиностроительного предприятия.

6.2 Конструктивные особенности робототехнологического

комплекса ОИМП – РК1

Робототехнологический комплекс ОИМП-PK1 (рисунок 6.1) предназначен для ОИМП режущего инструмента, изготовленного из быстрорежущей стали (сверла, метчики, развертки и др.).

Комплекс состоит из автономных силового блока I и манипулятора II. Силовой блок включает в себя источник питания 1, схему заряда 2, схему разряда 5, накопительный конденсатор 3, закорачивающий диод 6, схему управления и контроля режима 4 и проволочный соленоид с рабочим диаметром 40 мм (индуктивность от 10 до 80 мкГн).

Силовой блок позволяет осуществлять плавную регулировку напряженности поля и дискретную регулировку частоты следования импульсов. Длительность обработки задается с помощью дозатора цикла. Цикл обработки заканчивается автоматическим размагничиванием обрабатываемого изделия при его медленном удалении из рабочей зоны соленоида.

Манипулятор предназначен для поочередной подачи обрабатываемого изделия в зону обработки и обратно. Он осуществляет захват обрабатываемого изделия, перенос его из питателя в индуктор силового блока, удержание изделия в течение времени обработки и возврат его в гнездо питателя.

Рука манипулятора 9, являющаяся ротором линейного двигателя 10, снабжена захватом 11. Замыкание и размыкание захвата осуществляется приводом 15 посредством кинематических связей, состоящих из кулачка 19 и оси 22 с закрепленными на ее концах рычагами 16 и 12. Этот же привод осуществляет перемещение питателя 8, состоящего из трех замкнутых цепей с выполненными на них гнездами для размещения обрабатываемых изделий.

Для передачи движения питателю служит мальтийский механизм, состоящий из мальтийского креста 14 и кривошипа 20. Для остановки привода 15 служит конечный выключатель 17, взаимодействующий с упором 18 на кулачке 19. Перемещение руки в крайнее положение обеспечивает линейный двигатель, а подготовку цепи включения линейного двигателя обеспечивают герконы 13 и 21.

Краткая техническая характеристика комплекса ОИМП-РК1

Потребляемая мощность ……………………………………………..… 100 ВА

Диапазон напряженности магнитного поля …………... 1,5х104…1,8х105 А/М

Размер рабочей камеры индуктора ………………………………. Ø40x130 мм

Число изделий, одновременно укладываемых в питатель ……………. 32 шт.

Размеры обрабатываемого изделия:

диаметр 	 3...10 мм

длина 	 65...150 мм

Время обработки одного изделия не более 	 1,0 мин

Габаритные размеры …………………………………………. 770x750x300 мм

Масса 	 30 кг

Параметрами управления процессом ОИМП являются время намагничивания и размагничивания, напряженность магнитного поля, частота следования импульсов и их длительность.

Режимы обработки устанавливаются в зависимости от площади поперечного сечения обрабатываемого изделия.

Рисунок 6 1– Схема кинематическая принципиальная комплекса ОИМП-РК1

6.3 Лабораторная работа № 6

УПРОЧНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ

ПОЛЕМ

Цель работы – изучить физико-технологические основы процесса ОИМП; изучить конструктивные особенности и области технологического использования робототехнологического комплекса ОИМП-РК1.

Оборудование, инструменты, принадлежности

1 Робототехнологический комплекс ОИМП-PK1.

2 Комплект заготовок из быстрорежущих сталей.

Содержание и порядок выполнения работы

1	Изучить физические основы процесса ОИМП.

2	Изучить и нарисовать принципиальную схему силового блока комплекса ОИМП-РК1.

3	Изучить кинематическую схему комплекса, конструктивные особенности и назначение его основных составных частей; нарисовать компоновочную схему комплекса.

4	Изучить технологические возможности комплекса, записать его краткую техническую характеристику.

5	Изучить порядок работы на комплексе и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки.

Содержание отчета

1	Наименование работы.

2	Цель работы.

3	Оборудование, инструменты, принадлежности.

4	Принципиальная схема силового блока.

5	Сущность процесса ОИМП.

6	Компоновочная схема комплекса.

7	Краткое описание конструктивных особенностей и назначения основных составных частей комплекса.

8	Краткая техническая характеристика комплекса.

9	Техпроцесс выполнения конкретной операции на комплексе с указанием технологических режимов обработки.

### Контрольные вопросы

1	В чем заключается физическая сущность процесса ОИМП?

2	Основные составные части комплекса ОИМП-РК1, определить их конструктивные особенности и назначение.

3	Порядок работы на комплексе.

4	Параметры управления процессом ОИМП, определить их ориентировочные значения.

5	Достигаемые технологические показатели процесса (производительность, стойкость, энергоемкость).

7 ВИБРОАБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА СМЕННЫХ

МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН

7.1 Технологические основы процесса

В соответствии с ГОСТ 23605-79 виброабразивная обработка – абразивная обработка, осуществляемая при движении заготовки и абразивных зерен друг относительно друга в вибрирующей ёмкости. Виброабразивная обработка представляет собой механический или химико-механический процесс съема частиц материала с обрабатываемой поверхности, а также пластическое деформирование поверхностного слоя рабочими элементами абразивного наполнителя, совершающего колебательные движения (рисунок 7.1).

### Рисунок 7.1 – Принципиальная схема процесса виброабразивной обработки

Обрабатываемые изделия 5 вместе с абразивным наполнителем 4 помещают в рабочую камеру 1 вибрационной машины. Рабочей камере, установленной на упругих подвесках 2, при помощи инерционного вибратора 3 сообщаются гармонические колебательные движения. Под действием этих вибраций гранулы абразивного наполнителя и обрабатываемые изделия перемещаются друг относительно друга, совершая два вида движений – колебания с частотой, равной частоте колебаний рабочей камеры, и перемещение всей массы загрузки по круговой или эллиптической траектории. Процесс сопровождается нанесением на обрабатываемые поверхности большого числа микроударов рабочими элементами абразивного наполнителя, в результате которых обеспечивается съем материала и его пластическое деформирование.

Обрабатываемые изделия, размещенные в рабочей камере без закрепления, занимают различное положение, что обеспечивает определенную равномерность их обработки. Для удаления продуктов износа процесс осуществляется при непрерывной промывке всей массы загрузки рабочей жидкостью.

При виброабразивной обработке сменных многогранных твердосплавных пластин съем материала приводит к изменению микрогеометрии поверхностей лезвия – округлению режущих кромок, уменьшению шероховатости режущих кромок и плоских поверхностей, образованию нового рельефа поверхности.

Пластическое деформирование распространяется на глубину до 20 мкм. При этом меняется фазовый состав (кобальт переходит из одной аллотропической модификации в другую – из кубической в гексагональную), значительно повышается плотность дислокаций, возникают остаточные напряжения сжатия до 2,0 ГПа.

Перечисленные изменения благоприятно влияют на прочность, износостойкость и виброустойчивость, а через них – на количественные характеристики надежности твердосплавного инструмента. Виброабразивная обработка сменных многогранных твердосплавных пластин, например при черновом и получистовом точении углеродистых сталей, обеспечивает рост среднего периода стойкости в 1,3...1,7 раза. Коэффициент вариации стойкости при этом уменьшается в 1,4...2,7 раза,  гамма-процентная стойкость T90 увеличивается в 1,9...8,0 раз.

7.2 Управление процессом виброабразивной обработки

На производительность виброабразивной обработки сменных многогранных твердосплавных пластин, которая обычно оценивается величиной радиуса округления режущих кромок ρ, и качество поверхностей лезвия оказывают влияние: амплитуда А и частота f колебаний рабочей камеры, тип абразивного наполнителя, продолжительность обработки τ, объёмное соотношение обрабатываемых пластин и наполнителя, свойства обрабатываемых твёрдых сплавов и некоторые геометрические параметры лезвия пластин (например, угол заострения β).

Увеличение ρ с увеличением А объясняется повышением сил микроударов гранул наполнителя по обрабатываемой поверхности, увеличением протяженности их взаимного перемещения. Рост ρ с увеличением f объясняется увеличением числа микроударов гранул по обрабатываемым поверхностям в единицу времени, возрастанием скорости их относительного скольжения и сил микроударов в результате ускорения гранул при неизменной массе. Увеличение f наряду с повышением производительности способствует более равномерной обработке всех поверхностей. При одной и той же продолжительности обработки на режущих кромках с большими β обеспечивается больший радиус округления, так как необходимо удалить меньший объём материала.

Увеличение А и f обеспечивает повышение производительности процесса, однако увеличение этих параметров выше допустимых значений для каждой марки твёрдого сплава и угла заострения лезвия может привести к выкрашиванию режущих кромок. Не существует однозначных значений А или f, ниже которых всегда обеспечивается обработка без выкрашиваний режущих кромок, влияние их на качество обработки взаимосвязано. Для твёрдых сплавов Т15К6 и Т14К8 при заданном одном параметре другой не должен превышать значений, приведенных в таблице 7.1 При обработке более прочных сплавов (например, Т5К10, Т5К12, ТТ7К12) максимальные значения амплитуды могут быть увеличены на 20…30%.

Таблица 7.1 – Рекомендации по выбору f и А

| f, Гц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 0,6…1,0 | 0,4…0,9 | 0,3…0,8 | 0,3…0,7 | 0,2…0,6 | 0,2…0,5 |

Следует отметить, что с точки зрения обеспечения минимального удельного расхода наполнителя и максимальной долговечности деталей вибрационной машины целесообразно увеличивать частоту колебаний рабочей камеры, а не амплитуду.

В качестве абразивного наполнителя могут быть использованы дроблённые абразивные круги, бой отходов фарфорового производства, смесь перечисленных материалов, специальные формованные абразивные тела для виброабразивной обработки.

Для обработки пластин из твёрдых сплавов целесообразно использовать наполнители твёрдостью Т или СТ и зернистостью 16…40. Оптимальный размер гранул наполнителя – 15…25 мм.

Обязательным условием успешного осуществления процесса является непрерывная промывка рабочей камеры, без которой процесс эффективно протекает только в первоначальный период. Затем поверхность наполнителя покрывается слоем продуктов изнашивания, и съём материала практически прекращается. Для промывки рекомендуется 2…3%-ный водный раствор кальцинированной соды.

Объём загружаемых в рабочую камеру пластин и суммарный объём пластин вместе с наполнителем должны быть в соотношении 1:10 (рабочая камера заполняется на 0,8 объёма). С увеличением объёма загружаемых в рабочую камеру изделий производительность процесса снижается и увеличивается неравномерность округления режущих кромок.

Для расчётов производительности виброабразивной обработки по основным технологическим факторам процесса и геометрическим параметрам лезвия обрабатываемых пластин рекомендуется уравнение

ρ=C⋅τ0,4⋅A0,7⋅f1,9⋅β,			          (7.1)

где ρ – величина округления режущих кромок, мкм;

С – коэффициент пропорциональности, зависящий от типа абразивного наполнителя;

τ – продолжительность обработки, мин.;

А – амплитуда колебаний, мм;

f – частота колебаний, Гц;

β – угол заострения лезвия пластины, град.

Значения коэффициента пропорциональности С для различных типов абразивных наполнителей приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Значения коэффициента пропорциональности С

| Тип абразивного наполнителя | Коэффициент C⋅10−4 |
| --- | --- |
| Бой шлифовальных кругов | 2,3 |
| Смесь боя шлифкругов и фарфора | 1,8 |
| Абразивная керамика ПТ15х15 | 1,1 |
| Бой фарфора | 0,8 |

На рисунке 7.2 представлена удобная для практического применения номограмма, построенная по уравнению (7.1). Она даёт возможность определять продолжительность виброабразивной обработки для различных типов наполнителей при известных значениях ρ, А, f и β. По этой же номограмме может быть определён радиус округления режущих кромок при известных значениях τ, А, f и β.

Рисунок 7.2 – Номограмма для определения продолжительности

обработки

7.3 Конструктивные особенности вибрационной машины

модели ВМ40С

Вибрационная машина модели ВМ40С (рисунок 7.3) предназначена для виброабразивной обработки сменных многогранных твердосплавных пластин.

Основным узлом машины является рабочая камера 1, облицованная внутри износостойкой резиной. Камера установлена на сварном каркасе 3 при помощи четырех цилиндрических пружин 2. К днищу камеры прикреплен инерционный вибратор 5 (электродвигатель с несбалансированными грузами на концах вала). Для повышения производительности и равномерности обработки вдоль оси рабочей камеры установлена цилиндрическая вставка 10.

Для удаления продуктов износа наполнителя и обрабатываемых изделий машина снабжена электронасосом 15 и баком-отстойником 16. Рабочая жидкость из бака-отстойника нагнетается в распределительную трубку 9 и разбрызгивается в рабочую камеру, а затем через сливной патрубок 13 сливается вместе с продуктами износа обратно в бак-отстойник. Полная смена раствора производится через сливной вентиль 17.

Установка требуемой амплитуды колебаний рабочей камеры производится при помощи модернизированных дисбалансовых узлов – снимают крышки вибратора и поворачивают наружные дисбалансы по отношению к внутренним (при этом углы поворота наружных дисбалансов должны быть одинаковыми).

В комплект машины входит сепаратор 4, предназначенный для отделения обработанных пластин от наполнителя. Сепаратор, выполненный в виде наклонного лотка со свободно вращающимися роликами, устанавливается на переднем торце рабочей камеры под разгрузочным окном 11. Расстояние между роликами сепаратора меньше габаритов гранул наполнителя, но больше толщины обрабатываемой пластины. Под действием вибраций (операция осуществляется при работающем вибраторе) обработанные пластины и наполнитель попадают на ролики сепаратора, где и происходит их разделение – пластины проваливаются в щели между роликами и попадают в тару, установленную на поддоне 6, а гранулы наполнителя скатываются по роликам в контейнер 7, установленный перед сепаратором.

Машина полностью закрыта звукоизоляционным кожухом 14. 3агрузка камеры наполнителем и пластинами осуществляется через проем в верхней части машины. Для возврата наполнителя необходимо при помощи подъемного устройства поднять контейнер 7, установить его над проемом и открыть заслонку 8.

Для установки машины на рабочем месте фундамента не требуется – она снабжена амортизаторами 18, которые исключают передачу вибрации на элементы рабочего места и обеспечивают установку машины в горизонтальное положение.

Машина работает в ручном и автоматическом режимах от цеховой сети трехфазного тока напряжением 380В. В комплект электроаппаратуры 12 входит реле времени с диапазоном регулирования от 10 до 60 мин. Для работы в автоматическом режиме на реле времени устанавливают продолжительность обработки, соответствующую требуемой величине округления режущих кромок обрабатываемых пластин. В конце цикла обработки машина автоматически выключается. На лицевой стенке машины прикреплена номограмма, по которой определяют продолжительность обработки для получения требуемого радиуса округления.

Рисунок 7.3 – Компоновочная методика вибрационной машины мод. ВМ40С

Краткая техническая характеристика вибрационной
машины модели ВМ40С

Ёмкость рабочей камеры 	 40 л

Потребляемая мощность ………………………………………………. 0,5 кВт

Амплитуда колебаний рабочей камеры 	 0,15…0,9 мм

Частота колебаний рабочей камеры 	 46 Гц

Ёмкость бака-отстойника 	 40 л

Габариты (без сепаратора) 	 1000х500х1000 мм

Масса (без сепаратора и контейнера) ..................................................... 170 кг

Машина отличается высокой надежностью, простотой и удобством обслуживания. Уровень создаваемого шума незначителен, отсутствует пылевыделение, характерное для других вибрационных машин. Срок службы резиновой облицовки камеры составляет 4 000 часов непрерывной эксплуатации, подшипников вибратора – 20 000 часов, поломок пружин не наблюдалось. Сепаратор обеспечивает 100-процентное разделение пластин и наполнителя в течение 1...2 мин. Трудоемкость обработки одной пластины в зависимости от типоразмера составляет 0,01...0,03 мин. При необходимости машина может быть использована также для различных очистных, отделочных, шлифовально-полировальных и упрочнявших операций.

7.4 Лабораторная работа № 7

ВИБРОАБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ

#### ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН

Цель работы – изучить технологические основы процесса виброабразивной обработки сменных многогранных твердосплавных пластин; изучить конструктивные особенности и области технологического использования вибрационной машины модели ВМ40С.

Оборудование, инструменты, принадлежности

1	Вибрационная машина мод. ВМ40С.

2	Формованные абразивные тела ПТ 20x15.

3	Трехпроцентный водный раствор кальцинированной соды.

4	Сменные многогранные твердосплавные пластины.

### Содержание и порядок выполнения работы

1	Изучить технологические основы процесса виброабразивной обработки; нарисовать его принципиальную схему.

2	Изучить конструктивные особенности вибрационной машины модели ВМ40С и назначение ее составных частей; нарисовать компоновочную схему машины.

3	Изучить технологические возможности машины, записать ее краткую техническую характеристику.

4	Изучить порядок работы на машине и параметры управления процессом; определить технологические режимы для конкретного примера обработки; произвести обработку партии сменных многогранных твердосплавных пластин.

Содержание отчета

1	Наименование работы.

2	Цель работы.

3	Оборудование, инструменты, принадлежности.

4	Принципиальная схема процесса виброабразивной обработки.

5	Компоновочная схема вибрационной машины модели ВМ40С.

6	Краткое описание конструктивных особенностей и назначения составных частей машины.

7	Кратная техническая характеристика машины.

8	Техпроцесс выполнения конкретной операции на вибрационной машине модели ВМ40С с указанием технологических режимов обработки (типа абразивного наполнителя, амплитуды и частоты колебаний, продолжительности обработки).

Контрольные вопросы

1	В чем заключается сущность процесса виброабразивной обработки?

2	Механизм повышения режущих свойств твердосплавного инструмента, подвергнутого виброабразивной обработке.

3	Основные составные части вибрационной машины модели ВМ40С. Определить их конструктивные особенности и назначение.

4	Порядок работы на машине.

5	Параметры управления процессом виброабразивной обработки сменных многогранных твердосплавных пластин.

6	Достигаемые технологические показатели процесса виброабразивной обработки сменных многогранных твердосплавных пластин (производительность и качество обработки, энергоемкость и др.)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1	Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении: Учеб. пособие /Под редакцией А.И. Грабченко. – Харьков: ХДПУ, 1999.– 436с.

2	Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов» (для студентов специальностей 7.090202 и 7.090204) /Сост.: В.М. Гах, Л.Д. Пономарев. – Краматорск: ДГМА, 1997. – 60с.

3	Коваленко B.C. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки металлов. – К.: Выща школа, 1983. – 176 с.

4	Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: Учеб. пособие: В 2 т. – Т.1. Обработка материалов с применением инструмента /Б.А.Артамонов, Ю.С.Волков, В.И.Дрожалова, В.Ф. Седыкин, В.П. Смоленцев, В.М. Ямпольский; Под ред. В.П. Смоленцева. – М.: Высш. шк., 1983. – 247с.

5	Попов С.А. Электроабразивная заточка режущего инструмента/ С.А.Попов, В.Л.Белостоцкий. – М.: Высш. школа, 1988. – 175с.

6	Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий инструмент /Ю.Н. Внуков и др. – К.: Техника, 1992. – 143с.

7	Обработка импульсным магнитным полем // Материалы IV международного семинара по нетрадиционным технологиям в машиностроении. – София; Горький: НПК "Экситон", 1989. – 134с.

8	Калініченко В.В. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем: Автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. техн. наук. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – 20с.

9	Сборный твердосплавный инструмент /Г.Л.Хает и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 256с.

Гах Виталий Михайлович

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Лабораторный практикум

Учебное пособие  
для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204,

8.090202, 8.090203 и 8.090204

Редактор 			Дудченко Елена Александровна

Подп.в печать			                                           Формат 60х841/16

Ризограф.печать			Усл.печ.л. 4.0		   Уч.-изд.л. 2.91

Тираж 170 экз.			Заказ №

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72