Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Высокие технологии в машиностроении

Рабочая программа и методические указания

к контрольной работе

(для студентов специальностей 7.05050301 и 7.05050302

заочной формы обучения)

Утверждено 
на заседании

методического совета ДГМА

Протокол №       от

Краматорск 2011

УДК 621.91

Высокие технологии в машиностроении : рабочая программа и методические указания к контрольной работе (для студентов специальностей 7.05050301 и 7.05050302 заочной формы обучения) / сост. : В. М. Гах, Р. В. Деншик. – Краматорск : ДГМА, 2011. – 40 с. : 3 ил., 5 табл., 11 библ. назв.

Приведены цель и задачи изучения дисциплины, рабочая программа дисциплины, общие методические указания по изучению дисциплины, методические указания к выполнению контрольной работы, список рекомендованной литературы.

Составители:						В. М. Гах, доц.

Р. В. Деншик, ассист.

Отв. за выпуск 						В. Д. Ковалёв, проф.

Содержание

1 Цель и задачи изучения дисциплины............................................	4

2 Рабочая программа дисциплины...................................................	6

3 Общие методические указания по изучению дисциплины........	21

4 Методические указания к выполнению контрольной работы....	22

4.1 Цель работы..........................................................…………....	22

4.2 Содержание контрольной работы..........................................	22

4.3 Порядок выполнения контрольной работы...........................	25

4.4 Физико-технологические основы процесса электроэрозионного
 прошивания профильным инструментом	26

4.5 Физико-технологические  основы  электроэрозионного прошивания 
непрофилированным инструментом……………..	30

4.6 Технологические рекомендации  по  электроэрозионной обработке	31

Список рекомендованной литературы.............................................	39

1 ЦелЬ и задачи изучения дисциплины

Для последних десятилетий характерен бурный прогресс авиационной, ракетной, атомной и электронной техники, газотурбостроения, энергетического и химического машиностроения, электротехнической, инструментальной и приборостроительной промышленности. Развитие этих отраслей экономики вызвало резкое увеличение производства высокотвёрдых термообработанных сталей, вязких жаропрочных и коррозионностойких сталей и сплавов на основе никеля, кобальта и титана, высоколегированных сталей ферритного и аустенитного класса, мартенситнотвердеющих сталей, легированных чугунов, полупроводниковых материалов, композитов и многих других материалов, обработка которых обычными механическими способами затруднена или невозможна.

Современные конструкции машин, приборов и аппаратов требуют высокой точности изготовления деталей, которая не может быть получена известными методами, например отверстия, щели и фасонные прорези сверхмалых размеров. В некоторых случаях необходимо изготовление деталей и изделий из малопластичных и труднообрабатываемых материалов, которые не могут быть изготовлены с помощью существующего механического оборудования (например, изделия из кремния, германия, селена настолько хрупки, что разрушаются при закреплении).

Очевидно, что решение этих задач возможно лишь путём создания принципиально новых технологий обработки материалов, основанных на использовании высококонцентрированных источников энергии электрического разряда, плазмы, электронного и лазерного луча и др. Эти методы обработки базируются на прямом воздействии той или иной энергии на обрабатываемый материал с целью формообразования или придания ему заданных физико-механических свойств. В настоящее время эти методы обработки объединены одним общим названием – высокие технологии.

Высокими технологиями следует считать такие технологии, которые гарантируют при экономической целесообразности получение изделий, обладающих новым уровнем функциональных, эстетических и экологических свойств. Высокие технологии характеризуются совокупностью следующих основных признаков: наукоёмкостью, системностью; наличием рабочего процесса обработки, потенциально обеспечивающего получение новых функциональных и других свойств изделия; наличием физических и математических моделей для структурно-параметрической оптимизации высокоэффективного рабочего процесса обработки; компьютерной технологической средой и автоматизацией всех этапов разработки и реализации; высоким уровнем технического и кадрового обеспечения; устойчивостью и надежностью; экологической чистотой.

Наиболее важным признаком высоких технологий является наукоёмкость, главным содержанием которой является тот факт, что они базируются на новейших результатах фундаментальных и специальных прикладных исследований.

Такой признак, как системность, предполагает диалектическую взаимосвязь, взаимодействие всех элементов технологической системы, всех основных процессов, явлений и составляющих. Системность особенно важна как требование прецизионности и соответствие этим требованиям всех структурных элементов технологической системы обработки и сборки (оборудование, инструмент, оснастка, обрабатываемый материал, контроль, работа измерительных органов).

Важнейшим признаком высоких технологий, безусловно, является рабочий процесс. Он доминирует во всей технологической системе и должен отвечать самым разнообразным требованиям, но, главное, быть потенциально способным обеспечить достижение нового уровня функциональных свойств изделия. Здесь богатыми возможностями обладают те устойчивые и надежные рабочие процессы, в которых эффективно используются физические, химические, электрофизико-химические и другие явления в сочетании со специальными свойствами инструмента и технологической среды. Например, электронно-лучевая плавка. Здесь инструментом является электронный луч, рабочей средой – высокий вакуум, плюс температура в несколько раз выше, чем при традиционных методах нагрева. Процесс обеспечивает получение сверхтвердых материалов с невиданными физико-механическими характеристиками.

Учебная дисциплина «Высокие технологии в машиностроении» включает изучение теоретических и экспериментальных закономерностей различных процессов, относящихся к высоким технологиям. Эти закономерности определяют режимы обработки деталей на специальном оборудовании и, в значительной мере, его конструкцию, кинематические и динамические характеристики, построение и структуру технологических процессов, дают выходную информацию и расчётные данные для технического нормирования труда и калькуляции цеховой себестоимости.

Неотъемлемым звеном в деле подготовки специалистов, способных эффективно использовать и развивать современные высокие технологии, является наличие у студентов соответствующих базовых знаний. Здесь необходимо знать основы физики твёрдого тела, основы теории поля и электромагнитного излучения, основы квантовой механики и теории химических реакций, основы теории тепло- и электропроводности и теории фазово-структурных переходов, основы теории валентности, диссоциации и рекомбинации. Для полного и свободного владения всем названным необходимо также использование соответствующего математического аппарата. С другой стороны, задача построения и использования технически и экономически обоснованных технологических процессов, основанных на применении концентрированных потоков энергии, требует знаний классических инженерных дисциплин, таких как «Теория резания», «Технология машиностроения», «Технология конструкционных материалов», а также информации об автоматизации производственных процессов, об экономике и организации производства.

В современных условиях рыночной экономики технологи должны хорошо ориентироваться в вопросах выбора оптимальных технических решений, в том числе в выборе оптимальных технологий при изготовлении, восстановлении и упрочнении деталей машин и инструментов. Именно дисциплина «Высокие технологии в машиностроении» даёт будущему специалисту большой арсенал средств и методов высокоэффективного изготовления деталей и изделий, способствует повышению его конкурентоспособности на рынке труда.

Главной целью изучения дисциплины «Высокие технологии в машиностроении» является получение студентами основ знаний по электрофизическим, электрохимическим, плазменным, лазерным, комбинированным и другим высокоэффективным методам обработки, восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов.

В результате изучения дисциплины студент должен получить знания и навыки для решения следующих практических задач: назначение для заданного обрабатываемого материала и заданной конфигурации поверхности детали оптимального метода обработки и оборудования для его реализации; разработка технологического процесса обработки; назначение элементов режима обработки, оптимизированных по разным критериям; расчёт и проектирование специального инструмента и оснастки для реализации технологических процессов обработки; расчёт машинного времени обработки и её себестоимости.

2 Рабочая программа дисциплины

Тема 1. Введение

1 Определение высоких технологий. Основные признаки высоких технологий. Место и значение высоких технологий среди других методов размерного формообразования.

2 Основные тенденции развития технологии машиностроения. Основные признаки производственных интегрированных технологий.

3 Дисциплина «Высокие технологии в машиностроении», её связь с фундаментальными, общетехническими и инженерными дисциплинами. Цель и задачи изучения дисциплины. Значение курса в подготовке инженеров специальностей 7.090203 и 7.90204.

Литература: [4, с. 10–15, с. 39–46; 5, с. 3–25].

Методические указания

Приступая к изучению дисциплины «Высокие технологии в машиностроении», студенты должны ясно представлять себе, что каждое изделие машиностроения, поставляемое в условиях жёсткой конкуренции на внутренний и, в особенности, на внешний рынок, должно обладать новым уровнем свойств и отвечать всё возрастающим требованиям, предъявляемым потребителем к функциональным, экологическим и эстетическим свойствам. Получение такого уровня изделий всё больше связывают с нетрадиционными конструкторскими и технологическими решениями, реализация которых не всегда возможна на основе использования технологии, оборудования, оснастки общего назначения, то есть всего того, что составляет суть традиционных технологий. Кроме того, студент должен сформировать в себе новое понимание производства будущего: целостное рассмотрение и оптимизация потока материалов; исключение расточительных затрат ресурсов любого вида; непрерывная оптимизация производства; применение передовых технологий и ориентация на человека; минимизация расходов при эксплуатации готовой продукции. Производство должно рассматриваться как система, эффективность которой зависит не только от кооперации и производительности отдельных производственных процессов, но и от отсутствия сбоев во всей системе и эффективности производственных цепочек по всей сети экономики с замкнутым циклом.

Вопросы для самоконтроля

1 Что следует считать высокими технологиями?

2 Перечислите основные признаки высоких технологий, определите, чем они характеризуются.

3 Определите место и значение высоких технологий среди других методов формообразования.

4 Назовите основные тенденции развития технологии машиностроения.

5 Назовите основные признаки производственных интегрированных технологий.

- Определите цель и основные задачи изучения дисциплины.

7 Определите значение дисциплины в подготовке инженеров.

Тема 2. Электроэрозионная обработка материалов (ЭЭО)

1 Теоретические основы формообразования. Общее описание процесса. Стадии протекания процесса. Основные закономерности процесса.

Литература: [1, c.4–12; 3, с.8–18].

2 Управление технологическими показателями процесса. Производительность и точность обработки. Качество обработанной поверхности. Рабочие параметры процесса. Электроды-инструменты. Диэлектрические жидкости.

Литература: [1, c.16–45; 3, с.18–24; 6, с.6–8].

3 Основные разновидности электроэрозионной обработки. Прошивание отверстий и полостей профильным электродом-инструментом. Разрезание и вырезание непрофилированным электродом-проволокой. Шлифование.

Литература: [1, c.70–75; 3, с.24–28].

4 Электроэрозионное оборудование. Типовая структура и конструктивные особенности. Механическая часть. Генераторы импульсов. Регуляторы подачи электрода-инструмента.

Литература: [1, c.45–68; 3, с.28–33; 6, с.6–23].

5 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства. Недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [1, c.4–95; 3, с.8–33].

Методические указания

По данной теме студенты выполняют контрольную работу, поэтому перед изучением темы целесообразно ознакомиться с содержанием контрольной работы, а при изучении темы необходимо обратить особое внимание на следующие вопросы:

– процесс электроэрозионного прошивания профильным инструментом и вырезание непрофилированным инструментом;

– порядок проектирования технологических процессов электроэрозионного прошивания и вырезания;

– методика расчёта режима обработки и технического нормирования операции;

– методика расчёта и проектирования профиля рабочей части профильного электрода-инструмента;

– методика расчёта и проектирования копиров для электроэрозионного вырезания непрофилированным электродом-проволокой.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое электроэрозионная обработка?

2 Какие физические явления происходят на электродах при ЭЭО?

3 Перечислите стадии протекания процесса.

4 За счёт чего обеспечивается удаление продуктов эрозии из межэлектродного промежутка?

5 Какие режимы ЭЭО применяются в промышленности? Чем они характеризуются?

6 От чего зависят производительность процесса и качество обработанной поверхности?

7 Какие диапазоны напряжения и силы тока используют при ЭЭО?

8 Какова методика расчёта производительности процесса?

9 Какое влияние на производительность процесса оказывают площадь обрабатываемой поверхности и глубина внедрения электрода-инструмента в заготовку?

10 Как влияет рабочая среда на производительность процесса? Какие среды используют при ЭЭО?

11 Что влияет на точность ЭЭО?

12 Что влияет на шероховатость обрабатываемой поверхности при ЭЭО?

13 Какие исходные данные должен иметь технолог перед началом проектирования процесса?

14 Назовите порядок проектирования технологического процесса ЭЭО.

15 В какой последовательности рассчитывают режим ЭЭО?

16 Какова последовательность расчёта профиля рабочей части электрода-инструмента?

17 Назовите основные особенности проектирования и изготовления копиров для станков с непрофилированным электродом-инструментом.

18 Какие виды генераторов импульсов применяют при ЭЭО?

19 Какие регуляторы движения подачи используют в электроэрозионных станках?

20 Из чего состоит гидравлическая система электроэрозионного станка?

21 Назовите основные составные части электроэрозионного станка.

22 Назовите достоинства и недостатки процессов ЭЭО.

23 Назовите достигаемые технологические показатели процессов ЭЭО (производительность, точность, шероховатость).

24 Назовите примеры эффективного применения ЭЭО.

Тема 3. Электрохимическая обработка материалов (ЭХО)

1 Теоретические основы формообразования. Механизм анодного растворения. Общее описание и основные закономерности процесса.

Литература: [1, c. 96–112; 3, с. 42–46].

2 Управление технологическими показателями процесса. Производительность и точность обработки. Качество обработанной поверхности. Рабочие параметры процесса. Электроды-инструменты. Электролиты.

Литература: [1, c. 117–150, 3, с. 49–53].

3 Основные разновидности электрохимической обработки. Прошивание отверстий и полостей. Обработка пера лопаток энергетических машин. Электрохимическое полирование. Калибровка проволоки и фольги.

Литература: [1, c. 127–131, с. 168–173; 3, с. 53–64].

4 Электрохимическое оборудование. Типовая структура и конструкционные особенности. Источники питания. Системы регулирования режима. Размещение оборудования.

Литература: [1, c.150–168; 3, с.65–69].

5 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства. Недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [1, c.96–173; 3, с.42–69].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить особое внимание вопросам эффективного применения электрохимической обработки в машиностроении и инструментальном производстве, а также достигаемым показателям по производительности и точности обработки, шероховатости обработанной поверхности.

Вопросы для самоконтроля

1 Какие классические законы используют при описании процесса ЭХО?

2 Какие химические реакции протекают на электродах в процессе ЭХО?

3 Какие требования предъявляются к электролитам?

4 Как определяют необходимую скорость прокачки электролита?

5 Как выбрать напряжение на электродах?

6 Какова последовательность построения технологического процесса?

7 Как рассчитать форму рабочей части электрода-инструмента при прошивании полостей?

8 Какие материалы используются для изготовления рабочей части электрода-инструмента?

9 Назовите основные составные части (узлы) станков для ЭХО.

10 Какие варианты размещения оборудования для ЭХО используют на производстве?

11 Назовите примеры эффективного применения ЭХО.

12 Назовите достоинства и недостатки процессов ЭХО.

13 Назовите достигаемые технологические показатели процессов ЭХО (производительность и точность обработки, шероховатость обработанной поверхности).

14 Какие требования техники безопасности предъявляют к работающим на электрохимических станках?

Тема 4. Анодно-механическая обработка твёрдых сплавов 
поликристаллическими катодами (АМО)

1 Теоретические основы формообразования. Общее описание и основные закономерности процесса. Стадии протекания процесса. Поликристаллические катоды.

Литература: [7, c. 38–69].

2 Разновидности процесса. Формирование сквозных и глухих цилиндрических отверстий. Формирование конических отверстий.

Литература: [7, c. 8–16].

3 Управление технологическими показателями процесса. Производительность и точность обработки. Качество обработанной поверхности. Рабочие параметры процесса.

Литература: [7, c. 118–126].

4 Оборудование для анодно-механической обработки. Типовая структура и конструктивные особенности оборудования.

Литература: [7, c. 98–126].

5 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства. Недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [7, c. 38–47].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить особое внимание вопросам эффективного применения анодно-механической обработки поликристаллическими катодами в машиностроении и инструментальном производстве, а также достигаемым показателям по производительности и точности обработки, шероховатости обработанной поверхности.

Вопросы для самоконтроля

1 Что из себя представляют твёрдосплавные волоки, холодновысадочные матрицы, матрицы вырубных штампов? Какие требования предъявляются к точности и шероховатости рабочих поверхностей?

2 Химико-технологические основы процесса АМО. Этапы протекания процесса.

3 Принципиальные схемы АМО. Соосная и двухосная трепанация. Расшлифовывание отверстий. Формирование конических отверстий.

4 Что из себя представляет поликристаллический катод? Какие формы имеют поликристаллические элементы и как они закрепляются на корпусе? Какие варианты расположения поликристаллов применяются?

5 Какие факторы влияют на производительность и качество обработки? Назовите ориентировочные значения параметров управления процессом.

6 Какие электролиты применяются при АМО твёрдых сплавов?

7 Назовите основные составные части (узлы) станков для АМО.

8 Назовите достоинства и недостатки процесса.

9 Назовите достигаемые технологические показатели процесса (производительность и точность обработки, шероховатость обработанной поверхности).

Тема 5. Алмазная электрохимическая заточка твёрдосплавного инструмента

1 Теоретические основы процесса. Общее описание и основные закономерности процесса. Стадии протекания процесса.

Литература: [6, c. 24–29; 8, с. 29–32].

2 Управление технологическими показателями процесса. Производительность обработки. Качество обработанной поверхности. Рабочие параметры процесса. Электролиты. Алмазные круги.

Литература: [8, c. 26–40].

3 Оборудование для алмазной электрохимической заточки инструментов. Типовая структура оборудования. Конструктивные особенности и технологические особенности оборудования.

Литература: [6, c. 26–28; 8, с. 41–61].

4 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства. Недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [3, c. 153–157; 6, с. 24–28].

Методические указания

При изучении данной темы особое внимание следует уделить технологическим преимуществам алмазной электрохимической заточки перед абразивной и алмазной заточкой.

Вопросы для самоконтроля

1 В чём заключается физико-химико-технологическая сущность процесса электрохимической алмазной заточки резцов?

2 Как осуществляется восстановление режущих свойств алмазного круга?

3 Как обеспечивается постоянство межэлектродного зазора?

4 Назовите параметры управления процессом и их ориентировочное значение?

5 Из каких основных узлов состоит станок для электрохимической  алмазной заточки?

6 Какие движения должны осуществлять алмазный круг и затачиваемый инструмент?

7 Назовите достоинства и недостатки процесса?

8 Назовите достигаемые технологические показатели процесса (производительность, шероховатость обработанной поверхности).

Тема 6. Плазменная обработка материалов

1 Теоретические основы процесса. Свойства плазмы. Способы получения плазмы. Физико-химические эффекты при взаимодействии плазмы с веществом.

Литература: [2, c. 71–75; 3, с. 142–144; 5, с. 150–155].

2 Управление процессами плазменной обработки. Электрические параметры процесса. Плазмообразующие газы. Материал электродов. Скорость истечения струи.

Литература: [2, c. 76–78; 3, с. 148–152; 5, с. 155–158].

3 Разновидности плазменной обработки. Плазменное точение. Плазменное разрезание, вырезание и прошивание. Плазменная сварка и плавка. Плазменно-механическая обработка.

Литература: [2, c. 78–86; 3, с. 144–148; 5, с. 158–165].

4 Оборудование для плазменной обработки. Структура и конструктивные особенности оборудования. Типы плазмотронов.

Литература: [2, c. 86–89; 3, с. 148–152; 5, с. 155–158].

5 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства и недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [5, c. 165–170].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить особое внимание вопросам эффективного применения плазменной обработки в машиностроении и инструментальном производстве, а также технологическим преимуществам плазменной обработки по сравнению с другими способами размерного формообразования детали.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое плазма? Какими свойствами она обладает?

2 Способы получения плазмы. Что такое низкотемпературная и высокотемпературная плазма?

3 За счёт чего обеспечивается формообразование при плазменной обработке?

4 Назовите основные  параметры управления процессом плазменной обработки.

5 Что применяется в качестве плазмообразующего газа?

6 Структура оборудования для плазменной обработки.

7 Устройство дуговых плазмотронов прямого и косвенного действия.

8 Из каких материалов изготовляют детали плазмотронов?

9 Назовите и охарактеризуйте основные разновидности плазменной обработки.

10 Назовите достоинства и недостатки плазменной обработки.

11 Назовите достигаемые технологические показатели процессов плазменной обработки.

Тема 7. Осаждение износостойких покрытий

1 Осаждение покрытий из парогазовой фазы. Теоретические основы процесса. Управление процессом. Структура и конструктивные особенности оборудования. Типовой технологический процесс осаждения покрытий. Достоинства и недостатки процесса, достигаемые технологические показатели, области эффективного применения.

Литература: [9].

2 Вакуумно-плазменный способ осаждения покрытий. Теоретические основы процесса. Управление процессом. Конструктивные особенности и технологические особенности установки «Булат-6Т». Технологический процесс осаждения покрытий. Достоинства, недостатки, достигаемые технологические показатели, области эффективного применения.

Литература: [4, c. 266–277; 6, с. 38–45].

3 Подготовка поверхности под осаждение покрытий.

Литература: [6, c. 45–46; 10, с. 10–12].

4 Механизм повышения режущих свойств инструмента с износостойкими покрытиями.

Литература: [4, c. 298–302].

Методические указания

При изучении данной темы особое внимание следует уделить вопросу подготовки инструмента под осаждение покрытий, а также областям эффективного применения каждого способа осаждения покрытия.

Вопросы для самоконтроля

1 В чём заключается химико-технологическая сущность процесса осаждения покрытий из парогазовой фазы?

2 Параметры управления процессом осаждения покрытий из парогазовой фазы. Назовите их ориентировочное значение.

3 Конструктивные особенности оборудования для осаждения покрытий из парогазовой фазы.

4 Типовой технологический процесс осаждения покрытий из парогазовой фазы.

5 Достоинства и недостатки процесса осаждения покрытий из парогазовой фазы. Достигаемые технологические показатели. Области эффективного применения.

6 В чём заключается физико-технологическая сущность процесса вакуумно-плазменного осаждения покрытий?

7 Параметры управления процессом вакуумно-плазменного осаждения покрытий. Назовите их ориентировочные значения.

8 Конструктивные особенности и технологические возможности установки «Булат-6Т».

9 Типовой технологический процесс вакуумно-пламенного осаждения покрытий.

10 Достоинства и недостатки процесса вакуумно-плазменного осаждения покрытий. Достигаемые технологические показатели. Области эффективного применения.

11 Как осуществляется подготовка сменных многогранных твёрдосплавных пластин под осаждение износостойких покрытий?

12 За счёт чего обеспечивается повышение режущих свойств инструмента с износостойким покрытием?

Тема 8. Размерная ультразвуковая обработка материалов свободным абразивом

1 Теоретические основы процесса. Ультразвуковые колебания. Явление магнитострикции. Механизм ультразвуковой размерной обработки.

Литература: [1, c. 177–189; 3, с. 79–86].

2 Управление технологическими показателями процесса. Производительность и точность обработки. Качество обработанной поверхности. Рабочие параметры процесса.

Литература: [1, c. 189–201; 3, с. 89–92].

3 Разновидности процесса ультразвуковой обработки. Ультразвуковое прошивание. Ультразвуковое разрезание. Ультразвуковая отделочная обработка.

Литература: [1, c. 204–211].

4 Ультразвуковое оборудование. Типовая структура и конструктивные особенности оборудования. Магнитострикционные преобразователи. Механическая часть. Волновод-концентратор.

Литература: [1, c. 211–241; 3, с. 86–89].

5 Технико-экономические показатели процесса. Достоинства и недостатки. Достигаемые технологические показатели.

Литература: [1, c. 189–201].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить внимание вопросам эффективного применения ультразвуковой обработки в машиностроении и инструментальном производстве, а также достигаемым показателям по производительности и точности обработки, шероховатости обработанной поверхности.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое явление магнитострикции?

2 Опишите механизм разрушения материала при ультразвуковой размерной обработке свободным абразивом.

3 Какие технологические параметры процесса влияют на производительность и точность обработки, шероховатость обработанной поверхности?

4 Для каких материалов целесообразно выполнение ультразвуковой обработки?

5 Из каких элементов состоит ультразвуковая колебательная система?

6 Какие материалы применяются для изготовления ультразвуковых преобразователей и инструментов?

7 Назовите основные узлы ультразвукового станка.

8 Как влияет смена абразивной суспензии на производительность процесса?

9 Назовите достигаемые технологические показатели ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом.

Тема 9. Светолучевая (лазерная) обработка материалов

1 Теоретические основы процесса. Общее описание процесса. Основные закономерности процесса. Управление процессом.

Литература: [2 c. 36–49; 3, с. 100–103].

2 Разновидности светолучевой обработки. Прошивание. Разрезание и вырезание. Лазерная сварка. Лазерное скрайбирование. Лазерное упрочнение. Технико-экономические показатели процесса.

Литература: [2 c. 52–60; 3, с. 103–107].

3 Лазерное оборудование. Типовая структура и конструктивные особенности оборудования.

Литература: [2 c. 61–68; 3, с. 117–133].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить внимание вопросам эффективного применения лазерной обработки в машиностроении и инструментальном производстве, а также достигаемым показателям по производительности и точности обработки, шероховатости обработанной поверхности.

Вопросы для самоконтроля

1 Какие основные физические принципы положены в основу работы лазера? Как получают когерентное излучение с помощью лазера?

2 Какие вещества используются в лазерах для генерации  излучения?

3 Каковы основные характеристики когерентного излучения и как ими управлять?

4 Как осуществляется накачка энергии в твёрдотельных лазерах? Как выводится излучение из лазера?

5 В чём состоят особенности управления излучением лазера по мощности и пространственному положению луча?

6 Каковы основные особенности взаимодействия лазерного излучения с веществом?

7 Назовите и охарактеризуйте примеры эффективного применения лазерной обработки.

8 Назовите основные достоинства и недостатки обработки материалов с помощью излучения лазера.

9 Назовите достигаемые технологические показатели процессов лазерной обработки материалов.

Тема 10. Электроннолучевая обработка материалов

1 Теоретические основы процесса. Общее описание процесса. Основные закономерности процесса. Управление процессом.

Литература: [2 c. 36–49; 3, с. 100–103].

2 Разновидности электроннолучевой обработки. Размерная электроннолучевая обработка (прошивание, разрезание). Электроннолучевая сварка и плавка. Технико-экономические показатели процессов электроннолучевой обработки.

Литература: [2 c. 52–60; 3, с. 103–117].

3 Электроннолучевое оборудование. Типовая структура и конструктивные особенности оборудования. Техника безопасности при электроннолучевой обработке.

Литература: [2 c. 24–31; 3, с. 138–142].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить внимание вопросам эффективного применения электроннолучевой обработки в машиностроении и инструментальном производстве, а также достигаемым показателям по производительности и точности обработки, шероховатости обработанной поверхности.

Вопросы для самоконтроля

1 Каковы основные этапы формирования электронного луча?

2 Какие требования предъявляются к катодам электронных пушек?

3 Каким образом происходит ускорение электронов в электронных пушках?

4 В чём состоят основные особенности управления концентрации энергии при электроннолучевой обработке?

5 Каким образом можно управлять положением электронного луча в пространстве?

6 Какова роль вакуума в электроннолучевой технологии?

7 В чём особенности взаимодействия электронного луча с веществом?

8 Назовите основные элементы оборудования для электроннолучевой обработки.

9 Назовите и охарактеризуйте примеры эффективного применения электроннолучевой обработки.

10 Назовите основные преимущества и недостатки электроннолучевой размерной обработки.

11 Назовите достигаемые технологические показатели размерной электроннолучевой обработки.

12 Какие основные мероприятия по технике безопасности необходимо соблюдать в процессах электроннолучевой технологии?

Тема 11. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием (ППД)

1 Теоретические основы процессов ППД. Явления, происходящие в поверхностном слое при обработке деталей ППД. Зависимость параметров поверхностного слоя от условий ППД.

Литература: [10 c. 8–24].

2 Методы ППД. Обкатывание и раскатывание шаровыми и роликовыми инструментами. Алмазное выглаживание. Поверхностное дорнование. Виброобкатывание и вибровыглаживание. Виброударная обработка. Обработка дробью.

Литература: [10 c. 46–259].

3 Влияние ППД на эксплуатационные показатели деталей. Сопротивление усталости. Износостойкость. Коррозионная стойкость. Сопротивление контактной усталости. Преимущество ППД по сравнению с другими способами механической обработки.

Литература: [10 c. 11–24, с. 292–311].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уделить внимание вопросам эффективного применения поверхностного пластического деформирования в машиностроении и инструментальном производстве, а также  достигаемым эксплуатационным показателям деталей и инструментов, подвергнутых ППД.

Вопросы для самоконтроля

1 Какими параметрами характеризуется поверхностный слой детали?

2 Какие явления происходят в поверхностном слое детали при обработке ППД?

3 Как изменяются механические свойства металла поверхностного слоя детали при ППД?

4 Как изменяются рельеф и шероховатость поверхности детали при ППД?

5 Что такое перенаклёп?

6 Назовите и охарактеризуйте основные разновидности ППД.

7 Какие инструменты и рабочие тела используются при ППД?

8 Назовите основные преимущества ППД по сравнению с другими способами механической обработки деталей.

9 Как влияет ППД на сопротивление усталости, износостойкость, коррозионную стойкость и другие эксплуатационные свойства деталей?

Тема 12. Генеративный процесс ускоренного формообразования (Rapid Prototyping)

1 Сущность и структура генеративного процесса ускоренного формообразования. CAD – моделирование. Компьютерная оптимизация модели изделия. Послойное разделение 3D-модели на двумерные – 2D. Трансформация 3D-модели в совокупности 2D-модели. Разработка управляющих программ для рабочего органа. Материализация теоретической модели – CAM. Достоинства и перспективы применения генеративного способа ускоренного формообразования.

Литература: [4, c. 303–313].

2 Способы материализации 3D–CAD–моделей. Способ стереометографии. Способ избирательного лазерного спекания. Способ изготовления слоистых объектов. Способ основного термического воздействия. Способ моделирования оплавлением. Способ моделирования по принципу трёхкоординатной печати. Способ многофазного отвердения струи. Способ многоструйного моделирования. Способ формообразования с помощью лазерной инженерной сети. Способ координатной сварки. Способ отвердения полимера при голографической интерференции.

Литература: [4 c. 313–326].

Методические указания

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на достоинства способа ускоренного формообразования и перспективы его применения в машиностроении и инструментальном производстве.

Вопросы для самоконтроля

1 Какое место в производстве продукта от идеи до выхода на рынок занимает создание его прототипа, модели?

2 Назовите основные этапы традиционного прототипирования изделий.

3 На чём базируется идеология ускоренного изготовления изделий или их прототипов?

4 Как вы представляете структуру ускоренного прототипирования?

5 Каковы общие черты способов материализации  трёхмерных математических моделей изделий.

6 Перечислите и охарактеризуйте способы материализации математических моделей изделий.

7 Дайте характеристику структурным составляющим типичного центра ускоренного прототипирования.

8 Приведите примеры применения способов ускоренного прототипирования в отраслях экономики.

9 Дайте обобщённую характеристику достоинств и перспектив применения генеративного способа ускоренного формообразования.

Тема 13. Маркетинг высоких технологий

1 Основные сравнительные технологические характеристики рабочих процессов высоких технологий.

Литература: [2 c. 166–197; 3, с. 174].

2 Примеры наиболее эффективного применения рабочих процессов высоких технологий.

Литература: [4 c. 51–59].

3 Технические характеристики оборудования для реализации рабочих процессов высоких технологий.

Литература: [3 c. 171–173].

Методические указания

При изучении данной темы студенту необходимо проанализировать информацию, приведенную в рекомендованной литературе, с позиции возможности и целесообразности эффективного решения каких-либо специфических задач в области машиностроения или инструментального производства.

Вопросы для самоконтроля

1 Каким способом можно получить отверстия и щели сверхмалых размеров?

2 Каким способом можно получить открытую полость сложной конфигурации?

3 Каким способом можно получить закрытую полость с узкой горловиной?

4 Каким способом можно обработать заготовку из титанового сплава с минимальными параметрами остаточных напряжений и наклёпа?

5 Каким способом можно осуществить доводку проволоки до требуемого размера с микронным допуском?

6 Каким способом можно получить отливку из химически активного вещества с минимальным количеством вредных примесей?

7 Каким способом можно соединить два проводника в герметически закрытой ёмкости?

8 Каким способом разрезают тугоплавкие металлы и сплавы?

9 Каким способом прошивают отверстие в стеклянных и керамических деталях?

10 Как можно изготовить изделие сложной конфигурации без применения металлорежущих станков и инструментов?

3 Общие методические указания по изучению 
дисциплины

Дисциплину «Высокие технологии в машиностроении» студенты изучают в течение 16-го триместра, выполняют контрольную работу и сдают зачёт по курсу.

Основной вид занятий при изучении дисциплины – самостоятельная работа. Кроме того, студентам читается курс лекций по темам, которые недостаточно полно освещены в рекомендуемой литературе, проводятся практические занятия и консультации.

Для усвоения учебной программы студентам рекомендуется систематически работать с рекомендуемой литературой и вести конспект. При изучении курса и составлении конспекта рекомендуется дать ответы на приведенные в конце каждой темы вопросы для самоконтроля, а также выделить наиболее сложные вопросы с целью их выяснения во время консультаций.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и оформляется на листах формата А4 или в отдельной тетради в соответствии с требованиями стандарта 11. Рабочие чертежи электрода-инструмента и копира выполняются на листах формата А4 в соответствии с требованиями  соответствующих стандартов по машиностроительному черчению. На них проставляются все размеры, шероховатость обработанной поверхности, допуски размеров и технические требования на изготовление. Расчёты необходимо сопровождать исчерпывающими пояснениями и ссылками.

К сдаче зачёта допускаются студенты, выполнившие и защитившие контрольную работу. При сдаче зачёта студент должен в письменной или устной форме правильно ответить на три вопроса по билетам, составленным в соответствии с рабочей программой дисциплины.

4 Методические указания к выполнению 
контрольной работы

4.1 Цель работы

По заданному чертежу детали разработать технологический процесс электроэрозионной обработки отверстия (полости), обеспечивающий минимальную трудоёмкость при выполнении технических требований на изготовление детали; для электроэрозионного прошивания спроектировать электрод-инструмент; для электроэрозионного вырезания спроектировать копир.

Варианты заданий и исходные данные по контрольной работе приведены в таблице 1. Номер варианта выдаёт преподаватель на установочной сессии.

4.2 Содержание контрольной работы

1 Цель контрольной работы.

2 Исходные данные для соответствующего варианта задания.

3 Разработка технологического процесса электроэрозионной обработки отверстия (полости) для серийного производства с выбором оборудования, оснастки, электрических и технологических параметров.

4 Расчёт производительности процесса и техническое нормирование операции электроэрозионного прошивания (вырезания).

5 Проектирование электрода-инструмента (для электроэрозионного прошивания) или копира (для электроэрозионного вырезания).

6 Перечень ссылок.

Таблица 1 – Варианты заданий и исходные данные по контрольной работе

| Эскиз детали | Обрабат. материал, твёрдость | Шерохо-ватость после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |  | Номер вар. задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | d | S | H | H1 |  |
|  | Сталь 40Х, HRC 45 | RZ = 10 | 27 | 16 | 19Н9 | 15 | 20 | 1 |
|  |  |  | 30 | 18 | 22Н9 | 16 | 22 | 2 |
|  |  |  | 35 | 20 | 24Н9 | 19 | 25 | 3 |
|  |  | RZ= 20 | 40 | 22 | 27Н9 | 20 | 27 | 4 |
|  |  |  | 40 | 24 | 32Н9 | 25 | 30 | 5 |
|  |  |  | 45 | 26 | 36Н9 | 27 | 32 | 6 |

Продолжение таблицы 1

| Эскиз детали | Обрабат. материал, твёрдость |  | Шерохо-ватость после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |  | Номер вар. задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | d | S | H | H1 |  |
|  | Твёрд. Сплав ВК8 |  | Ra= 1,5 | 35 | 20Н7 |  | 15 | 25 | 7 |
|  |  |  |  | 40 | 25Н7 |  | 20 | 30 | 8 |
|  |  |  |  | 50 | 30Н7 |  | 25 | 35 | 9 |
|  | Сталь Х6ВФ, HRC 64 |  | RZ = 10 | 55 | 35Н7 |  | 30 | 40 | 10 |
|  |  |  |  | 60 | 40Н7 |  | 35 | 45 | 11 |
|  |  |  |  | 65 | 45Н7 |  | 40 | 50 | 12 |
|  | Твёрдый сплав ВК8 |  | Ra= 2,0 | 20 | 12 | 12Н8 | 10 | 20 | 13 |
|  |  |  |  | 22 | 14 | 14Н8 | 12 | 20 | 14 |
|  |  |  |  | 25 | 16 | 17Н8 | 14 | 25 | 15 |
|  | Сталь 8Х3, HRC 63 |  | RZ = 10 | 27 | 16 | 19Н8 | 16 | 25 | 16 |
|  |  |  |  | 30 | 20 | 22Н8 | 18 | 30 | 17 |
|  |  |  |  | 35 | 20 | 24Н8 | 20 | 30 | 18 |
|  | Твёрдый сплав ВК8 |  | Ra=1,25 | 40 | 14Н8 | 29Н8 | 10 |  | 19 |
|  |  |  |  | 50 | 18Н8 | 38Н8 | 15 |  | 20 |
|  |  |  |  | 55 | 22Н8 | 45Н8 | 20 |  | 21 |
|  | Сталь Х12Ф1, HRC 64 |  | Ra = 2,5 | 65 | 26Н8 | 50Н8 | 35 |  | 22 |
|  |  |  |  | 75 | 30Н8 | 55Н8 | 30 |  | 23 |
|  |  |  |  | 85 | 34Н8 | 60Н8 | 25 |  | 24 |
|  |  | Тверд. сплав ВК 15 | Ra = 2,5 | 40 | 10 | 16,2Н8 | 10 | 20 | 25 |
|  |  |  |  | 40 | 12 | 19,6Н8 | 12 | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 40 | 14 | 19,6Н8 | 14 | 25 | 27 |
|  |  | Сталь Х6ВФ, HRC64 | RZ = 15 | 40 | 16 | 21,9Н8 | 16 | 30 | 28 |
|  |  |  |  | 40 | 18 | 25,4Н8 | 18 | 30 | 29 |
|  |  |  |  | 40 | 20 | 25,4Н8 | 20 | 35 | 30 |

Продолжение таблицы 1

| Эскиз детали | Обрабат. материал, твёрдость | Шерохо-ватость после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |  | Номер вар. задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | d | S | H | H1 |  |
|  | Твёрд. Сплав ВК8 | Ra = 2,0 | 40 | 10 | 14 Н8 | 8 | 20 | 31 |
|  |  |  | 40 | 12 | 17 Н8 | 9 | 20 | 32 |
|  |  |  | 40 | 14 | 19 Н8 | 10 | 25 | 33 |
|  | Сталь Х6ВФ, HRC64 | RZ = 10 | 40 | 16 | 22 Н8 | 11 | 25 | 34 |
|  |  |  | 40 | 18 | 22 Н8 | 13 | 25 | 35 |
|  |  |  | 40 | 20 | 24 Н8 | 14 | 30 | 36 |
|  | Твёрдый сплав ВК8 | Ra = 1,0 | 35 | 15Н7 |  |  | 20 | 37 |
|  |  |  | 40 | 20Н7 |  |  | 15 | 38 |
|  |  |  | 45 | 25Н7 |  |  | 10 | 39 |
|  | Сталь 8Х3, HRC63 | RZ = 20 | 50 | 30Н7 |  |  | 35 | 40 |
|  |  |  | 55 | 35Н7 |  |  | 30 | 41 |
|  |  |  | 60 | 40Н7 |  |  | 25 | 42 |
|  | Твёрдый сплав ВК8 | Ra =1,25 | 40 |  | 10 Н8 | 15Н8 | 20 | 43 |
|  |  |  | 40 |  | 15 Н8 | 20Н8 | 15 | 44 |
|  |  |  | 50 |  | 15 Н8 | 25Н8 | 10 | 45 |
|  | Сталь Х12Ф1, HRC64 | Ra = 2,5 | 55 |  | 20 Н8 | 30Н8 | 31 | 46 |
|  |  |  | 60 |  | 20 Н8 | 35Н8 | 30 | 47 |
|  |  |  | 65 |  | 20 Н8 | 40Н8 | 25 | 48 |

4.3 Порядок выполнения контрольной работы

1 Привести исходные данные для соответствующего варианта задания. К исходным данным относятся: эскиз детали, её размеры с допусками, шероховатость обработанной поверхности, марка и характеристика материала.

2 Разработать технологический процесс электроэрозионной обработки отверстия (полости).

2.1 Выбрать способ электроэрозионной обработки (электроэрозионное прошивание профилированным электродом-инструментом или электроэрозионное вырезание непрофилированным электродом-проволокой) в зависимости от конфигурации отверстия или полости – закрытые полости и отверстия переменного сечения прошивают, а отверстия постоянного сечения вырезают.

2.2 Выбрать режим электроэрозионной обработки (чистовой электроискровой или черновой электроимпульсный) в зависимости от операции и шероховатости обработанной поверхности. Рекомендации по выбору режима электроэрозионной обработки приведены в разделах 4.4 и 4.5.

2.3 Выбрать электроэрозионное оборудование в зависимости от операции, режима, конфигурации и габаритных размеров заготовки. Техническая характеристика некоторых моделей электроэрозионных станков приведена в таблицах 2 и 3.

2.4 Разработать и нарисовать эскиз технологической операции (выполняется аналогично эскизам технологических операций обработки резанием).

2.5 Выбрать (рассчитать) электрические и технологические параметры электроэрозионной обработки (напряжение холостого хода; тип, длительность и частоту импульсов тока; силу тока короткого замыкания; величину межэлектродного зазора; тип диэлектрической жидкости; расход и способ её подачи в межэлектродный зазор). Соответствующие рекомендации приведены в разделе 4.6 и в [1, с. 11–20]. Окончательные значения параметров следует выбирать по паспорту электроэрозионного станка.

2.6 Рассчитать производительность процесса электроэрозионной обработки и произвести техническое нормирование операции. Соответствующие рекомендации приводятся в разделе 4.6.

2.7 Разработать технологический процесс электроэрозионной обработки. Рекомендации приводятся в [1, с. 30–32].

3 Для электроэрозионного прошивания разработать конструкцию электрода-инструмента и выполнить его рабочий чертёж. Проектирование включает выбор материала, расчёт размеров рабочей части, размеров отверстий для подачи диэлектрической жидкости. Рекомендации по проектированию приведены в разделе 4.6 и в [1, с. 33–43]. Рабочий чертёж электрода-инструмента выполняется по правилам машиностроительного черчения на листе формата А4.

4 Для электроэрозионного вырезания электродом-проволокой разработать конструкцию копира и выполнить его рабочий чертёж. Рекомендации по проектированию приведены в разделе 4.6 и в [1, с. 43–45]. Рабочий чертёж копира выполняется по правилам машиностроительного черчения на листе формата А4.

4.4 Физико-технологические основы процесса электроэрозионного прошивания профильным инструментом

Электроэрозионная обработка характеризуется тем, что изменение формы, размеров и качества поверхности заготовки происходит под действием электрических разрядов, которые возникают при пропускании импульсного электрического тока в зазоре шириной 0,01…0,05 мм между электродом-инструментом и электродом-заготовкой (рисунок 1).

1 – реостат; 2 – конденсатор; 3 – электрод-инструмент;

4 – электрод-заготовка; 5 – диэлектрическая жидкость

### Рисунок 1 – Принципиальная схема процесса 
электроэрозионной обработки

Под действием электрических разрядов материал заготовки плавится, испаряется и удаляется из межэлектродного зазора в жидком или парообразном состоянии. Подобные процессы разрушения электродов называют электрической эрозией. Продукты эрозии удаляются из межэлектродного зазора за счёт гидродинамических сил, возникающих при кавитационном разрыве газовых пузырей, образующихся в диэлектрической жидкости. В результате эрозии на обрабатываемой поверхности образуется углубление в виде сферической лунки. Удаленный с поверхности заготовки материал охлаждается диэлектрической жидкостью и застывает в виде сферических гранул диаметром 0,01…0,005 мм. В каждый последующий момент времени импульс тока пробивает межэлектродный зазор в том месте, где промежуток между электродами наименьший.

Таблица 2 – Технические данные электроэрозионных станков для копировально-прошивочных операций

| Характеристика | Модель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4Г721 | 4721А | 4722А | 4722АФ3 | 4Е723 |
| Размеры стола, мм | 200360 | 200360 | 400630 | 400630 | 400630 |
| Наибольшая высота изделия, мм | 100 | 120 | 200 | 200 | 380 |
| Производительность, мм3 /мин | 250 | 350 | 500 | 500 | 4000 |
| Шероховатость Rz (чистовой режим), мкм | 4…10 | 2…3 | 4…10 | 4…10 | 7…20 |
| Точность обработки, мм сквозное отв.фасонная поверх. | 0,02...0,05− | 0,01...0,020,05 | 0,01...0,020,07 | 0,01...0,020,07 | 0,02...0,030,07...0,10 |
| Тип станка | Универсальный | Координатный высокой точности | Координатный особо высокой точности | Координатный особо высокой точности с цифровой индикацией | Универсальный |
| Модель генератора импульсов | ШГИ-40-440 |  | ШГИ-20-440/3 |  |  |
| Максимальный средний ток, А | 40 |  | 20x3 |  |  |
| Максимальное напряжение, В | 120 |  | 120 |  |  |
| Фиксированные частоты, кГц | 8, 22, 44, 66, 88, 200, 440 |  | 1, 3, 8, 22, 44, 88, 200, 440 |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,0 |  | 6,0 |  |  |
| Скважность | 1…5 |  | 1…5 |  |  |
| Форма импульсов | Импульсы гребенчатой прямоугольной формы |  |  |  |  |

Таблица 3 – Технические данные электроэрозионных станков для обработки непрофилированным электродом-проволокой

| Характеристика | Модель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4А731 | 4531Ф3 | 4532Ф3 | 4А532Ф3 | ЛЭ-501М |
| Предельные размеры заготовки, мм | 160120 | 12075 | 250160 | 250160 | 150150 |
| Диаметр электрода-проволоки, мм | 0,1…0,3 | 0,1…0,3 | 0,1…0,3 | 0,05…0,3 | 0,06…0,3 |
| Размер обрабатываемого контура, мм | 12085 | 10060 | 200125 | 100125 | 100100 |
| Производительность, мм3 /мин | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 |
| Точность, мм | 0,01...0,015 | 0,01 | 0,02...0,03 | 0,02...0,03 | 0,02...0,04 |
| Достижимая шероховатость Rz , мкм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Система управления | ручная | ЧПУ | СПКУ | СПКУ | Фото-копировальная |
| Модель генератора импульсов | ГКИ250 |  |  |  |  |
| Величина тока короткого замыкания, А | 0,25…2,5 |  |  |  |  |
| Напряжение питания разрядного контура, В | 75…130 |  |  |  |  |
| Фиксированные частоты, кГц | 8, 22, 44, 66, 88, 200, 440 |  |  |  |  |
| Скважность | 1…5 |  |  |  |  |
| Форма импульсов | Импульсы гребенчатой прямоугольной формы |  |  |  |  |

Примечание. СПКУ – система программного копировального управления.

Непрерывное подведение импульсов тока и автоматическое сближение электрода-инструмента с электродом-заготовкой обеспечивает процесс эрозии до тех пор, пока не будет достигнут заданный размер заготовки или не будет удален весь металл заготовки в межэлектродном зазоре.

Режимы электроэрозионной обработки характеризуются полярностью и электрическими параметрами импульсов тока. Они определяют производительность эрозии и качество обработанной поверхности. Полярность, при которой электрод-заготовка является анодом, называют прямой. Режим электроэрозионной обработки с прямой полярностью включения электродов называют электроискровым режимом. Полярность, при которой анодом является электрод-инструмент, называют обратной. Режим электроэрозионной обработки с обратной полярностью включения электродов называют электроимпульсным режимом. Электроискровые режимы характеризуются также импульсами тока малой мощности, малой длительности (10-4…10-7 с) и низкой частоты, а электроимпульсные – импульсами  большой  мощности,  малой  длительности

(10-1…10-4 с) и низкой частоты. Электроискровые режимы применяются для чистовой обработки, а электроимпульсные – для черновой.

В зависимости от режимов электроэрозионной обработки (отделочной, чистовой, черновой) производительность процесса может изменяться в довольно широких пределах. Так, при малых энергиях и длительностях импульсов, высокой их частоты, характерных для отделочных и чистовых режимов, производительность составляет 20…800 мм3/мин; при работе же на черновых режимах (большие энергия и длительность импульсов, меньшая их частота следования) производительность значительно возрастает (1200…25000 мм3/мин).

При обработке на чистовых и отделочных режимах шероховатость Ra поверхности в зависимости от вида материала может лежать в пределах Ra = 0,3…2,5 мкм (сталь); Ra = 0,16…1,25 мкм (твёрдый сплав). На черновых, более производительных режимах, достигается худшее качество обработанной поверхности и шероховатость RZ = 10…40 мкм при обработке сталей            и RZ  = 2,5…10 мкм при обработке твёрдых сплавов.

Точность электроэрозионной обработки зависит от точности и погрешностей настройки станка, точности установки заготовки и электрода-инструмента и др. В частности, при работе на отделочных и чистовых режимах достижимая точность обработки составляет 0,005…0,2 мм, на грубых (черновых) режимах она снижается до 0,04…0,2 мм.

В качестве материалов для электродов-инструментов используют медь М1 и М2, латунь, алюминиевые сплавы Д1, АК7 и АЛ3, медный сплав МЦ4, специальный графитированный материал ЭЭГ.

Электроэрозионное прошивание применяют на операциях по изготовлению фасонных полостей в штампах и пресс-формах, формах для литья, обработке рабочих колёс турбин, компрессоров, турбинных и компрессорных лопаток, изготовлению соединительных каналов, решёток и сеток, прошиванию щелей и глубоких отверстий, клеймению, удалению сломанного инструмента.

4.5 Физико-технологические основы процесса электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом

Способ электроэрозионного вырезания непрофилированным инструментом основан на том, что под действием импульсного электрического разряда, создаваемого между электродом-проволокой и электродом-заготовкой, происходит направленная эрозия материала заготовки. Обработка производится в электроискровом режиме в среде диэлектрической жидкости. В качестве электрода-инструмента здесь применяется проволока диаметром 0,02…0,3 мм, перемещающаяся относительно электрода-заготовки по заданной траектории (рисунок 2).

1

2

3

4

6

2

5

1 – катушка с проволокой; 2 – ролики; 3 – проволока;

4 – обрабатываемая заготовка; 5 – приёмная катушка;

6 – прорезаемый паз

# Рисунок 2 – Схема обработки непрофилированным инструментом

Для обеспечения равномерного износа проволоки и устранения влияния её износа на точность прорезаемых пазов проволоку непрерывно перематывают с подающей катушки на приёмную. Скорость перемотки зависит от диаметра проволоки, материала электрода и обрабатываемой заготовки и др. Например, оптимальная скорость перемотки медной проволоки диаметром 0,15 мм при обработке твёрдого сплава ВК20 составляет 3…4 м/мин. Диаметр проволоки определяет ширину прорезаемого паза, которая равна сумме диаметра и удвоенной величины межэлектродного зазора. Наилучшим материалом для проволочного электрода является медь. Однако медный провод диаметром менее 0,08 мм применять нецелесообразно из-за его недостаточной прочности. В таких случаях применяют вольфрамовую или молибденовую проволоку.

Производительность обработки проволочным электродом определяется площадью поверхности, разрезаемой в единицу времени. Существующее оборудование обеспечивает производительность до 18 мм3/мин. При этом достигается шероховатость обработанной поверхности Ra=0,32мкм, а точность обработки – до нескольких микрометров.

Непрофилированным электродом разрезают высокоточные заготовки, прорезают тонкие прямолинейные и фигурные щели и сквозные отверстия постоянного сечения, изготовляют стальные и твердосплавные матрицы и пуансоны вырубных штампов. Этим способом можно из одной заготовки одновременно получить рабочий контур матрицы и пуансона. Зазор между ними равен ширине прорезаемого паза. При таком варианте определённые трудности вызывает только прошивание отверстия для ввода проволоки и сохранение точности сопряжения после доводки профиля. Использование данного способа для изготовления вырубных штампов позволяет получить качественное сопряжение матрицы и пуансона при минимальной трудоёмкости слесарных операций.

4.6 Технологические рекомендации по электроэрозионной обработке

В основу расчёта режима резания электроэрозионной обработки берут параметр шероховатости обработанной поверхности. Если требуемую шероховатость невозможно или невыгодно получить электроэрозионным методом, то расчётным критерием считают экономически достижимую шероховатость и включают в технологический процесс доводку поверхности до требуемой шероховатости каким-либо другим методом. Опыт показывает, что при электроэрозионной обработке твёрдых сплавов следует ориентироваться на шероховатость Ra=0,63...1,25 мкм, сталей – Ra=1,5...3,0 мкм.

Расчёт режима электроэрозионной обработки ведут в такой последовательности:

1 Находят энергию импульсов тока AИ, обеспечивающую получение заданной шероховатости.

AИ=RZKИp,

где KИ – коэффициент, зависящий от режима обработки, материала электродов, их размеров, вида и состояния рабочей среды;

р – показатель степени, характеризующий форму электроэрозионной лунки.

При чистовых режимах для твёрдых сплавов KИ=1...5, а для сталей KИ=2...12; при черновых режимах KИ=10...50. В расчётах принимают р=0,33.

При электроэрозионной обработке используется энергия импульсов от 10-1 до 50 Дж.

2 По рекомендациям выбирают напряжение холостого хода U0, силу тока короткого замыкания Iк, длительность τИ и форму импульсов тока. При этом необходимо, чтобы энергия импульсов тока AИ, обеспечивающая заданную шероховатость поверхности, была больше или равной расчётной энергии импульсов АИ проектируемого техпроцесса:

AИ≥AИ.

Расчётную энергию импульсов АИ можно определить по средним значениям силы тока Iср и напряжения пробоя Uср:

АИ=IсрUсрτИ.

Среднее значение напряжения пробоя Uср=0,5...0,75U0, где U0 – напряжение холостого хода при разомкнутых электродах. При электроискровом  режиме U0=40...180 В, при электроимпульсном U0=18...36 В. Среднюю силу тока определяют через значение Iк при коротком замыкании электродов: Iср=0,5...0,75IК. Для сталей при черновой обработке Iк=20...120 А, при чистовой обработке Iк=0,5...5А; для твёрдых сплавов Iк=0,05...0,2 А. Напряжение холостого хода U0 и силу тока короткого замыкания Iк можно установить по приборам станка.

При электроэрозионной обработке используются следующие диапазоны длительности импульсов тока: для черновой обработки сталей τИ=10−1...10−4с, а для чистовой τИ=10−5...10−7 с; для твёрдых сплавов τИ=10−5...10−7 с.

Форма импульсов тока подбирается такой, чтобы при определённых параметрах импульса получить наиболее глубокую электроэрозионную лунку на обрабатываемой поверхности, то есть достичь наиболее эффективного использования подводимой энергии. Для электроэрозионного прошивания и вырезания рекомендуются импульсы униполярные с постоянной составляющей, униполярные и несимметричные знакопеременные.

Для достижения максимальной производительности процесса электроэрозионной обработки необходимо подбирать U0, Iк и τИ таким образом, чтобы АИ была близкой к AИ.

3 Рассчитывают производительность Q мм3мин электроэрозионной обработки (объём материала, удаляемого в единицу времени).

Q=kUсрIсрq,

где k – эмпирический коэффициент, зависящий от вида и состояния рабочей среды, её прокачки, материалов и размеров электродов, характеристики импульсов (таблицы 3 и 4);

q – скважность импульсов (отношение периода повторения импульсов Т к длительности импульса τИ).

q=TτИ.

Величина скважности определяет возможность концентрации во времени значительных энергий и мощностей в зоне обработки. При q=1 импульсы тока подводятся непрерывно, поэтому непрерывно подводится тепловая энергия к элементарному участку обрабатываемой поверхности. Желательно, чтобы процесс образования отдельной электроэрозионной лунки заканчивался несколько раньше начала воздействия следующего импульса. Для чистовой обработки рекомендуется q=1...5, а для черновой – q=5...10. Требуемую величину скважности устанавливают по приборам станка.

При проектировании техпроцессов электроэрозионной обработки обычно задаются длительностью импульса и скважностью в зависимости от заданной шероховатости поверхности, а по ним определяют частоту импульсов f, которая показывает, какое количество импульсов подводится в единицу времени:

f=1qτИ.

Расчётная величина частоты импульсов устанавливается по приборам станка. Следует отметить, что частота импульсов, как правило, должна быть больше их длительности, но не более, чем на один порядок.

4 Определяют скорость линейной подачи электрода-инструмента VИ мммин. Если площадь обрабатываемой поверхности постоянна по глубине (высоте), то

VИ=QS,

где S – площадь проекции обрабатываемой поверхности на плоскость, перпендикулярную к направлению подачи.

Таблица 3 – Значение коэффициента k мм2АВмин в формуле для расчёта производительности электроэрозионного прошивания (импульсы униполярные с постоянной составляющей; диэлектрическая жидкость – керосин, соляровое масло; материал электрода-инструмента – медно-графитовая композиция)

| Обрабатываемый материал | Без прокачки рабочей жидкости |  |  |  | С прокачкой рабочей жидкости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь поперечного сечения отверстия (полости), мм2 |  |  |  | Площадь поперечного сечения отверстия (полости), мм2 |  |  |  |
|  | 30…50 | 50…70 | 70…90 | 90…110 | 30…50 | 50…70 | 70…90 | 90…110 |
| Инструментальная Сталь | 17,5 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 |
| Твёрдый сплав | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9,5 | 8,0 | 6,5 | 5,0 |

Таблица 4 – Значение коэффициента k мм2АВмин в формуле для расчёта производительности электроэрозионного вырезания непрофилированным электродом-проволокой (импульсы униполярные с постоянной составляющей; диэлектрическая жидкость – дистиллированная вода; материал проволоки – медь, латунь)

| Обрабатываемый материал | Толщина заготовки – 10…20 мм |  |  |  | Толщина заготовки – 20… 30 мм |  |  |  | Толщина заготовки – 30…40 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр проволоки, мм |  |  |  | Диаметр проволоки, мм |  |  |  | Диаметр проволоки, мм |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
| Инструментальная сталь | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 0,42 | 0,65 | 1,0 | 1,4 | 0,21 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Твёрдый сплав | 0,21 | 0,3 | 0,45 | 0,62 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,41 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,21 |

Если площадь обрабатываемой поверхности переменная, то на чертеже обрабатываемого отверстия перпендикулярно к направлению подачи электрода-инструмента проводят секущие плоскости. Для каждого сечения находят площадь обрабатываемой поверхности и рассчитывают производительность. Затем рассчитывают среднюю скорость подачи электрода-инструмента.

Для электроэрозионного вырезания электродом-проволокой площадь обрабатываемой поверхности определяют как произведение высоты (толщины) заготовки на ширину прорезаемого паза (диаметр проволоки плюс два межэлектродных зазора).

5 Находят основное время электроэрозионной обработки детали ТО мин

TO=LVИ,

где L – размер припуска, мм. При прошивании размер припуска принимается равным высоте прошиваемого отверстия (полости), а при вырезании – длине прорезаемого паза.

6 Рассчитывают рабочую часть электрода-инструмента для электроэрозионного прошивания.

При прошивании отверстий постоянного сечения размеры электрода-инструмента определяют исходя из размеров отверстия. Для круглых сечений

dЭ=dд−2δ,

где dЭ – диаметр электрода-инструмента;

dд – диаметр отверстия в детали;

δ	– боковой зазор.

Боковой зазор зависит от энергии импульсов, материалов электродов, состава и направления движения рабочей среды, размеров отверстия. На черновых режимах δ=0,15...0,5 мм, на чистовых δ=0,005...0,05 мм.

Если после электроэрозионной обработки предусмотрена дополнительная операция, то

dЭ=dд−2δ+z,

где z – припуск на последующую обработку.

Припуск z должен быть не менее шероховатости поверхности, глубины изменённого слоя и погрешностей установки и базирования на последующей операции.

Если электрод-инструмент ступенчатый, то расчёт производят только для калибрующей части.

Длина электрода-инструмента L1 определяется по формуле

L1=L2+L3+L4+L5,

где L2– длина участка закрепления в электрододержателе;

L3 – глубина отверстия;

L4 – сокращение его длины за счёт износа;

L5 – длина участка, необходимого для калибровки отверстия, если оно сквозное.

Для расчёта берут L2≥2...3dд; L5=1,2...1,8L3; сокращение длины L4 можно оценить как износ γ в процентах от длины отверстия L3, то есть L4=L3γ100. Тогда:

L1=2...3dд+2,2...2,8L3+L3γ100.

Если отверстие глухое, то потребуются электроды-инструменты длиной L1 для черновой и длиной L1// для чистовой обработки:

L1=2...3dд+L3+L3γ100;

L1//=2...3dд+L3.

7 Рассчитывают площадь сечения отверстий для подвода жидкости с учётом выбранной скорости её прокачки и зазора.

Расчёт ведут в такой последовательности:

а) находят расход жидкости, требуемый для обеспечения заданной скорости потока в межэлектродном зазоре:

QЖ=VЖLnδ,

где VЖ – скорость потока жидкости;

Ln – длина периметра углубления в детали;

δ – боковой межэлектродный зазор;

2) рассчитывают общую площадь сечения отверстий в электроде-инструменте для подвода жидкости FЖ=QЖ/VЖ (для устранения кавитации на выходе жидкости из отверстия VЖ≤8...10 м/с);

3) исходя из конструкции углубления, находят число отверстий n для подачи жидкости.

Определяют среднюю площадь отверстия Fi=Fотвn.

Рассчитывают диаметр отверстия d=2FIn. Диаметры отверстий выбирают такими, чтобы не искажалась форма прошиваемой полости – обычно d=1...3мм.

8 Рассчитывают копир для электроэрозионной обработки непрофилированным электродом-проволокой

Точность изготовления деталей зависит от параметров копира. Для станков с непрофилированным электродом копир должен быть жёстким, поскольку он является носителем размеров, и в то же время иметь минимальную толщину кромки, чтобы проволока касалась её без перекосов. Копир изготовляют из латуни или другого сплава, обладающего небольшим переходным сопротивлением в месте контакта с проволокой, а рабочую кромку со стороны, противоположной заготовке, срезают, оставляя её высоту lp не более 0,3 мм (рисунок 3). Тогда колебание угла наклона проволоки не вызывает значительных отклонений её от рабочей кромки, что позволяет повторить профиль копира на детали с минимальными погрешностями.

Копир устанавливают под заготовкой, добиваясь минимального зазора между его нижней плоскостью и заготовкой. Для получения надёжной изоляции копира от заготовки между ними устанавливают диэлектрическую прокладку. Копир, диэлектрическую прокладку и заготовку соединяют при помощи клея.

1 – электрод проволока; 2 – заготовка; 3 – рабочая кромка копира;

4 – копир; 5 – диэлектрическая прокладка

### Рисунок 3 – Схема установки и расчёта копира

При установке на клей копир базируется по съёмной пробке или кольцу. Размер копира

LК−Lд±2δ+Z,

где Lд – размер детали;

δ – межэлектродный зазор;

Z – припуск на последующую обработку.

В формуле берут знак «–», если обрабатывают охватывающий контур детали, например, получают отверстие. При изготовлении охватываемого элемента конструкции, например стержня, размеры копира должны превышать размеры детали, и в формуле берут знак «+». Если последующая после электроэрозионной обработки операция не предусмотрена, расчёт ведут без припуска на последующую операцию Z.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб. пособ.: В 2 т. – Т. 1. Обработка материалов с применением инструмента / Б. А. Артамонов [и др.] ; под ред. В. П. Смоленцева. – М. : Высш. шк., 1983. – 248 с.

2 Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов : учеб. пособ. : В 2 т. – Т. 2. Обработка материалов с использованием высококонцентрированных источников энергии / Б. А. Артамонов [и др.] ; под ред. В. П. Смоленцева. – М. : Высш. шк., 1983. – 208 с.

3 Коваленко, В. С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов / В. С. Коваленко. – К. : Вища школа, 1983. – 176 с.

4 Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении : учеб. пособ. / под ред. А. И. Грабченко. – Харьков : ХГПУ, 1999. – 436 с.

5 Рогов, В. А. Основы высоких технологий : учеб. пособие / В. А. Рогов, Л. А. Ушомирская, А. Д. Чудаков. – М. : Вузовская книга, 2001. – 256 с.

6 Гах, В. М. Высокие технологии в машиностроении : учеб. пособ / В. М. Гах. – Краматорск : ДГМА, 2005. – 64 с.

7 Гурвич, Р. А. Алмазно-электролитическая обработка твёрдосплавного волочильного и холодновысадочного инструмента / Р. А. Гурвич. – К. : Техника, 1992. – 184 с.

8 Попов, С. А. Электрообразивная заточка режущего инструмента / С. А. Попов, В. Л. Белостоцкий. – М. : Высш. шк., 1988. – 175 с.

9 Верещака, А. С. Работоспособность инструмента с износостойким покрытием / А. С, Верещака. – М. : Машиностроение, 1993. – 336 с.

10 Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка поверхностным пластическим деформированием : справочник / Л. Г. Одинцов. – М. : Машиностроение, 1987. – 328 с.

11 Гах, В. М. Методические указания для студентов всех специальностей. Структура и правила оформления текстовых документов / сост. В. М. Гах. – Краматорск : ДГМА, 2002. – 32 с.

Навчальне видання

ВИСОКІ технологІЇ

У МАШИНОБУДУВАННІ

Робоча програма та методичні вказівки

до контрольної роботи

(для студентів спеціальностей 7.05050301 та 7.05050302

заочної форми навчання)

(Російською мовою)

Укладачі:		Гах Віталій Михайлович,

Денщик Руслан Владимирович

За авторською редакцією

Комп’ютерна верстка               О. С. Орда

171/2011.  Підп. до друку                    .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк. 2,34.  Обл.-вид. арк. 1,79.

Тираж        прим.  Зам. №

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003