ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДIВНА АКАДЕМIЯ

Кафедра "Підйомно-транспортні машини"

Конспект лекцій

з дисципліни "Сучасні методи ремонту і модернізація ПТБіДМ"

для студентів спеціальності 
7.05050308 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і обладнання"
денної та заочної форми навчання

(частина 1)

Підготував:

ст. викладач кафедри ПТМ	Рагулін І.О.

Рекомендовано до використовування в учбовому процесі засіданням кафедри ПТМ:

протокол № 1 від 15.08.12 р.

Краматорськ, 2012

План лекций:

- Служебный

- Служебный

1. Техническое состояние крановых МК

1.1 Классификация технического состояния крановых МК

1.2 Факторы, ограничивающие техническое состояние МК

1.3 Оценка технического состояния МК по местным повреждениям в виде трещин и разрывов. Методы выявления трещин.

1.3.1 Визуальный метод

1.3.2 Метод простукивания

1.3.3 Метод керосиновой пробы (цветной метод)

1.3.4 Ультразвуковой метод (инструментальный метод)

1.3.5 Принцип действия ультразвуковых дефектоскопов (УЗД)

1.3.6 Теневой метод

1.3.7 Эхо-метод

1.3.8 Эхо-теневой метод

1.4 Преобразователи ультразвуковых дефектоскопов

1.5 Другие методы выявления скрытых дефектов

2. Основы механики разрушения материалов

2.1 Вязкое разрушение

2.2 Хрупкое разрушение

2.3 Объёмное напряжённое состояние

2.4 Динамическое приложение нагрузки

2.5 Критериальное условие хрупкого разрушения

2.6 Усталостное разрушение

2.6.1 Зарождение усталостной трещины

2.6.2 Математическое выражение условия усталостного разрушение

2.6.3 Определение пределов выносливости и факторы их определяющие

2.6.4 Влияние нестационарности нагружения на зарождения усталостной трещины

2.6.5 Примеры оценки ресурса

2.6.6 Рост усталостной трещины

2.7 Общая закономерность зарождения и развития усталостной трещины

3. Коррозийное повреждение МК

3.1 Отрицательные последствия коррозии МК

3.2 Влияние различных факторов на скорость коррозии

3.2.1 Влияние химического состава стали

3.2.2 Влияние химического состава окружающей среды, в том числе её влажности

3.3 Классификация производственных сред по степени агрессивности с точки зрении коррозии

3.4 Основа защиты МК от коррозии

3.5 Защита с помощью лакокрасочных покрытий

3.5.1 Основные требования к лакокрасочным покрытиям

3.5.2 Основные технологии нанесения антикоррозийных лакокрасочных покрытий

3.5.2.1 Подготовка поверхности под покрытие

Введение

Металлоконструкция (МК) – является остовом крана, его базовой деталью, на которой размещаются механизмы, электрооборудование, система управления, приборы безопасности, троллеи и др.

Кран существует до тех пор, пока существует МК. Исчерпание ресурса работоспособности МК равносильно исчерпанию ресурса крана.

Из всех объектов, имеющих место в машиностроении, можно выделить две группы:

I – сырьё и материалы (руда, кокс, сталь в виде слитков и др.);

II – оборудование.

Отличие сырья состоит в том, что при его использовании оно расходует само себя.

Оборудование при использовании расходует свой ресурс. Следовательно, МК, как часть оборудования, расходует свой ресурс, поэтому вопросы определения ресурса МК на различных стадиях (проектирование, эксплуатация, ремонт) имеют первостепенное значение.

Универсальной научно-обоснованной, практически приемлемой на все случаи методики определения ресурса МК, в настоящее время не существует.

Однако работы по созданию такой методики ведутся на нескольких кафедрах ПТМ в Украине, а также в Германии, США, Японии.

Вопросы оценки ресурса и его продления с помощью различных конструктивно-технологических мероприятий и являются предметом изучения части данного курса.

# Техническое состояние крановых МК

Лекция 1– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

## Классификация технического состояния крановых МК

В литературе для технического состояния машин принято выделять 5 типов:

1	исправное состояние;

2	работоспособное состояние;

3	работоспособное с ограничением состояние;

4	неработоспособное состояние;

5	предельное состояние.

Применительно к МК эти типы несколько конкретизируются применительно к специфике грузоподъёмных кранов для которых важнейший показатель – это степень безопасности эксплуатации. Рекомендуется выделить следующие типы технического состояния:

1	Исправное состояние.

Отсутствуют признаки уменьшения безопасности (такими признаками могут быть трещины, разрывы, остаточные деформации, сильная коррозия и др.), идёт естественная отработка исходного ресурса.

2	Работоспособное состояние.

Отсутствуют признаки снижения безопасности, но имеет место ускоренная выработка исходного ресурса (вследствие больших перекосов колёс, резких пусков и торможений, больших погрешностей установки пути др.).

3	Работоспособное с ограничением.

Имеются признаки снижения безопасности, но их вредное влияние ограничивается введением ограничений на эксплуатации. (уменьшение номинальной грузоподъёмности, ограничение хода крана и тележки и др.).

4	Неработоспособное.

Имеют место явные признаки снижения безопасности эксплуатации, но с помощью ремонтных работ эти признаки могут быть устранены.

5	Предельное состояние.

Путём проведения ремонтно-восстановительных работ, модернизации или усиления конструкции любое состояние кроме 5 можно вернуть в 1 состояние. При наступлении же предельного состояния кран подлежит списанию.

## Факторы, ограничивающие техническое состояние МК

При оценке технического состояния в процессе экспертного обследования во внимание принимаются, как правило, четыре группы факторов:

- Наличие местных повреждений элементов в виде трещин и разрывов, выявляемых визуально или с помощью приборов.

- Наличие общих и местных деформаций.

- Степень поражения коррозией, особенно несущих элементов и состояние антикоррозийной защиты.

- Степень накопления не фиксируемых усталостных микроповреждений в материале несущих элементов.

## Оценка технического состояния МК по местным повреждениям в виде трещин и разрывов. Методы выявления трещин.

На практике в процессе экспертного исследования в настоящее время примянеются следующие 4 метода:

–	визуальный;

–	метод простукивания;

–	метод керосиновой пробы;

–	ультразвуковой метод (УЗК).

В особых случаях используется рентгеновский метод.

### Визуальный метод

Производится тщательный осмотр МК (может использоваться 6-ти или 10-ти кратная лупа). Позволяет выявить трещины шириной более 0.1 мм.

### Метод простукивания

В зоне предполагаемой трещины наносят лёгкий удар молотком по МК. При наличии трещины звук удара становится более глухим. Этим методом проверяют состояние вагонных букс. Метод примитивный, но надёжный.

### Метод керосиновой пробы (цветной метод)

Место предполагаемой трещины зачищают до блеска, смачивают керосином и вытирают насухо ветошью. Затем поверхность покрывают слоем мела (меловую водную суспензию наносят кистью и сушат насухо); трещина проявляется при обстукивании поверхности молотком и удалении мела мягкой щёткой.

Где трещина, мел "влипнет" и станет чёрной полосой.

В цветной пробе используется смесь керосина (70%) с трансформаторным маслом (30%) и добавкой яркого красителя, например краски судан III из расчёта 10 г на 1 л смеси. В результате появляется цветной рисунок, где есть трещина.

### Ультразвуковой метод (инструментальный метод)

Человеческое ухо способно улавливать звуковые колебания с частотой от 20 Гц до 18 кГц (меньше 20 Гц – инфразвуковые колебания, выше 18 кГц – ультразвуковые, ухом не воспринимается. Частота биения сердца 9 Гц, совпадение с этой частотой может привести к смерти человека).

Ультразвуковые волны по своим свойствам имеют сходство со светом (световыми волнами), т.е. распространяясь в упругих средах могут аналогично свету отражаться, преломляться, рассеиваться и поглощаться. Именно эти свойства ультразвука и положены в основу принципа работы ультразвуковой дефектоскопии.

Скорость ультразвука (УЗК) равна:

| с = f λ , | 1.1 |
| --- | --- |

где	f – частота УЗК, Гц;

– длина звуковой волны, м.

Для стали с = (5750…5850) м/с.

Кроме того скорость ультразвука зависит от упругих свойств среды:

| c=E1−μρ1+μ1−2μ, | 1.2 |
| --- | --- |

где	 – коэффициент Пунсона,  = 0.25…0.35;

Е – модуль продольной упругости;

 – плотность материала среды.

Произведение плотности среды на скорость ультразвука получило название акустическое сопротивление:

| ρ с = z . | 1.3 |
| --- | --- |

Ультразвук аналогично световым лучам отражается и преломляется (рис.1.1).. При этом зоны отражения и преломления аналогичны зонам для светового луча. Основной закон, которому подчиняются ультразвуковые волны – закон синусов.

 – угол падения;  – угол отражения;  – угол преломления; 
с –скорость света в среде падения.

  - Схема отражения ультразвуковой волны

Закон синусов:

| sinαc=sinβcотраж=sinγcпрел. | 1.4 |
| --- | --- |

### Принцип действия ультразвуковых дефектоскопов (УЗД)

Используя законы отражения, преломления и поглощения ультразвукового луча существуют 3 принципа положенных в основу УЗД, а именно:

1	теневой метод;

2	эхометод;

3	эхо-теневой метод.

### Теневой метод

В основу положено свойство ультразвукового луча поглощаться неоднородностями в металле (с помощью пъезоэлемента).

Схема теневого метода приведена на рис.1.2.

  - Схема теневого метода

Если на пути луча встретиться дефект, то импульс падает.

Лучше всего этот метод применить в проверках листовых конструкций перед изготовлением из них других элементов.

Недостаток: необходимость установки второго преобразователя с противоположной стороны, что в ряде случаев невозможно. Метод широко применяется при производстве металла в автоматических линиях.

Этот недостаток устранён в другом методе, называемом эхо-метод.

### Эхо-метод

Метод использует свойство ультразвукового луча отражаться от границы двух сред.

  - Схема эхо-метода

Ультразвук подаётся не непрерывно, как в теневом методе, а импульсами. Частота ультразвука – частота генератора развёртки, частота импульса – импульс генератора.

Импульс проходит через среду на преобразователь и так далее. После каждого импульса выключается вся электрическая система, давая возможность импульсу дойти до индикатора; приёмник усиливает импульс.

Как только пущен зондирующий импульс, он высвечивается на экране.

  - Результат измерения эхо-методом

t	– время, за которое импульс дошёл до дефекта и отразился назад. t эквивалентно глубине залегания детали.

	–эквивалентна толщине детали.

Глубину залегания детали определяют по величине смещения зондирующего и отражательного импульсов на экране осциллографа. По высоте отражённого импульса можно судить о размерах дефекта.

Важнейшим преимуществом метода является наличие одного универсального преобразователя, который является одновременно и излучателем и приёмником.

Эхо метод является основным методом, на котором построены все современные ультразвуковые дефектоскопы.

### Эхо-теневой метод

Используется принцип отражения как в эхо методе, но о величине дефекта судят по степени поглощения ультразвукового луча, как в теневом методе.

Задача преобразователя превратить электрический сигнал в ультразвук или наоборот.

## Преобразователи ультразвуковых дефектоскопов

Это неотъемлемый элемент любого ультразвукового дефектоскопа. Предназначен для превращения электрических колебаний в ультразвуковые и наоборот. В качестве активного элемента, который осуществляет эти преобразования используются материалы, обладающие пъезоэффектами (кварц, сульфат лития, титанат бария, титанат свинца и др.).

Существуют 2 принципиальные схемы компоновки преобразователей:

- прямой совмещённый;

- угловой.

  - Схемы компоновки преобразователей

Основным элементом любого преобразователя является пъезопластина 4; 8– электролитически нанесённая плёнка серебра или свинца; 1 – прочный корпус, удерживающий все детали преобразователя, 2 – демпфер, для быстрого прекращения колебаний пъезопластины после отсечки импульса, 3 – токоподвод. К пъезопластине провод припаивается к слою меди или серебра 8 , нанесённого электролитическим способом на пъезопластину, 5 - защитный экран (протектор) – защищает пъезопластину от повреждений, 6 - преломляющая призма, 7 – иммерсионная жидкость.

Контролируемая поверхность смазывается специальной жидкостью, обеспечивающей надёжный акустический контакт преобразователя с контролируемой деталью (обычное автомобильное масло).

## Другие методы выявления скрытых дефектов

Имеются в виду следующие методы:

- Рентгенографический.

- Электромагнитный.

- Метод акустической эмиссии.

Рентгенографический метод. Заключается в просвечивании зоны возможного дефекта рентгеновскими лучами и фиксация результатов просвечивания на фотобумаге.

  - Схемы рентгенографического метода контроля сварных швов

Характеризуется очень высокой надёжностью результатов, здесь ошибки быть не может (если есть пятно, значит есть дефект).

Электромагнитный метод. Зона возможного дефекта помещается в сильное магнитное поле. Поверхность детали предварительно покрывается магнитным порошком (феррит). Зона дефекта становится видной по распределению порошка по поверхности.

Метод акустической эмиссии. В основу метода положено уникальное свойство ряда материалов на кристаллическом уровне издавать ультразвуковые сигналы при зарождении и распространении трещин, т.е. трещина сама является генератором ультразвука, и задача дефектоскопии выделить и зафиксировать этот сигнал (необходим только приёмник, излучатель не нужен).

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Классификация технического состояния крановых МК. Исправное.

- Классификация технического состояния крановых МК. Работоспособное.

- Классификация технического состояния крановых МК. Неработоспособное.

- Классификация технического состояния крановых МК. Предельное.

- Факторы, ограничивающие техническое состояние МК.

- Методы выявления трещин МК. Визуальный метод.

- Методы выявления трещин МК. Метод простукивания.

- Методы выявления трещин МК. Метод керосиновой пробы.

- Методы выявления трещин МК. Ультразвуковой метод (УЗК).

- Методы выявления трещин МК. Рентгенографический метод.

- Методы выявления трещин МК. Электромагнитный метод.

- Методы выявления трещин МК. Метод акустической эмиссии.

- Принцип действия ультразвуковых дефектоскопов (УЗД). Теневой метод.

- Принцип действия ультразвуковых дефектоскопов (УЗД). Эхометод.

- Принцип действия ультразвуковых дефектоскопов (УЗД). Эхо-теневой метод.

- Преобразователи ультразвуковых дефектоскопов.

# Основы механики разрушения материалов

Лекция 2– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

- Служебный

- Служебный

Основным материалом для МК является сталь, поэтому вопрос разрушения будет рассматриваться исключительно применительно к сталям.

К сталям для МК ПТМ предъявляются 3 основных требования:

- высокая пластичность;

- хорошая свариваемость;

- достаточно высокая прочность.

Для пластичных материалов типа малоуглеродистых сталей можно выделить четыре характерных вида разрушений:

- вязкое разрушение;

- хрупкое разрушение;

- усталостное разрушение;

- смешанное разрушение.

## Вязкое разрушение

Характерно исключительно для высокопластичных материалов.

Внешние признаки (рис.2.3):

- поверхность излома имеет волокнистую структуру;

- части разорванного элемента не складываются между собой без зазора;

- сопровождается значительными пластическими деформациями и растянуто во времени.

  - Схема вязкого разрушения

Непременным условием вязкого разрушения является превышение предела текучести рабочего напряжения:

σР > σТ	(2.5)

Практика показывает, что причинами вязкого разрушения МК могут быть:

- ошибка конструктора;

- значительное превышение рабочих напряжений вследствие перегрузки крана;

- превышение рабочих напряжений вследствие увеличения нагрузки на элементы по разным причинам.

Практикой эксплуатации МК листового исполнения (сплошностенчатыми) показано, что такие конструкции не подвержены вязкому разрушению, поскольку листовой элемент раньше теряет свою устойчивость, чем произойдёт вязкое разрушение.

## Хрупкое разрушение

В отличие от вязкого, протекает почти мгновенно.

Внешние признаки хрупкого разрушения (рис.2.4):

- поверхности разрушения имеют однородную зернистую структуру;

- части разрушившегося элемента можно сложить без зазора;

- происходит практически без заметных пластических деформаций.

  - Схема хрупкого разрушения

Хрупкое разрушение свойственно материалам с малой пластичностью (чугун, закалённая сталь, стекло, ряд пластмасс). Однако при определённых условиях высокопластичная сталь может разрушаться хрупко. Такими условиями являются:

- отрицательные температуры окружающего воздуха ( при -40С и ниже сталь становиться хрупкой как чугун);

- объёмное напряжённое состояние;

- наклёп и старение;

- динамическое приложение нагрузки.

Отрицательная температура повышает прочностные характеристики стали, но понижает пластичность. Заметное снижение пластичности для стали Ст3начинается уже при -10С, а при температуре -45С стальСт3 вообще становиться хрупкой как чугун, в то время как низколегированные стали могут сохранять пластичность до -60С и ниже.

Наклёп – это упрочнение стали вследствие пластического деформирования при одновременном снижении пластичности.

Старение – процесс снижения пластичности с течением времени.

Различают искусственное и естественное старение;

Искусственное старение – это нагрев приблизительно до 30С и медленное охлаждение (при эксплуатации не происходит).

Естественное старение – это процессы, протекающие при обыкновенной температуре, но очень медленно в течении нескольких лет.

Процесс старения представляет собой изменения в структуре металла, заключающегося в том, что из пересыщенного твёрдого раствора выделятся избыточный компонент в виде мельчайших частиц, который распространяется по границам зёрен препятствуя их деформации. В малоуглеродистых сталях из пересыщенного твёрдого раствора выделяются частички цементита и нитрида (FeC и FeN).

## Объёмное напряжённое состояние

Различают три вида напряжённого состояния:

- одноосное (рис.2.5, а);

- плоское (рис.2.5, б);

- трёхосное (рис.2.5, в).

  - Напряжённое состояние материала

Наличие напряжений σ2 и σ3 препятствует появлению пластичных деформаций, т.к. пластическая деформация происходит за счёт сдвигов, т.е. их вызывают касательные напряжения.

При трёхосном напряжённом состоянии максимальные касательные напряжения

| τmax=σ1−σ32. | 2.6 |
| --- | --- |

Если σ1 = σ3, то τ =0.

В МК трёхосное напряжённое состояние возникает при больших толщинах листовых элементов, а также в зонах конструктивного искривление листовых элементов (рис.2.6).

  - Места возникновения трёхосного напряженного состояние

## Динамическое приложение нагрузки

Разрушение происходит вследствие того, что при резком приложении нагрузки не успевают протекать пластические деформации, а потому даже пластический материал разрушается хрупко.

## Критериальное условие хрупкого разрушения

Практика показывает, что хрупкое разрушение не может быть описано методами сопротивления материала, ибо согласно сопромата, если есть сила – значит есть деформация.

Если считать, что материал однороден, то согласно сопромата, хрупкая трещина зародиться не может. Поэтому математическое описание процесса хрупкого разрушения возможно лишь на основе специальной науки, получившей название механика хрупкого разрушения. Основы этой науки заложил А. Гриффитсом и позже развиты Ирвином и Орвином. В основу этой науки положено предположение, что в материале уже есть трещина, но она настолько мала, что не может ослабить конструкцию, но при определённых условиях может расти, а при определённых условиях всегда останется той же длины.

Эта наука вводит новое понятие, которого нет в сопромате, получившее название коэффициент интенсивности напряжений (КИН), который обозначается буквой К. В общем случае этот коэффициент вычисляется по формуле

| K=σπℓ, | 2.7 |
| --- | --- |

где	– нормальные напряжения конструкции;

ℓ– полу длина трещины.

Эта формула выведена на основе энергетической теории Грифитса Ирвином. Этот коэффициент имеет специфическую размерность

| K=Нм3/2. | 2.8 |
| --- | --- |

Численное значение этого коэффициента с достаточной для практики точностью характеризует опасность появления хрупкого разрушения. И аналитическое условие хрупкого разрушения записывается в виде:

– если К ≥ КС, то есть хрупкое разрушение;

– если К < КС, то трещина «увязнет»,

где Кс – критическое значение КИН.

Эта величина получается для каждой марки стали экспериментально, путём испытаний специальных образцов по экспериментальной методике.

В зависимости от направления напряжений  относительно трещины различают 3 вида КИН

- Напряжения стремятся расширить трещину (рис.2.7 а) – К1, К1С;

- Продольный сдвиг трещины (рис.2.7 б) – КII, КIIС;

- Поперечный сдвиг трещины (рис.2.7 в) – КIII, КIIIС;

  - Виды КИН

С учётом этого окончательно выражение условия хрупкого разрушения будет иметь вид:

| KI≥KIcKII≥KIIc. | 2.9 |
| --- | --- |

## Усталостное разрушение

Происходит исключительно под действием циклически изменяющихся напряжений.

Внешние признаки– поверхность излома имеет две зоны (рис.2.8): зона усталостной трещины и зона долома.

  - Схема усталостного разрушения

Усталостные разрушения происходят без остаточных деформаций и при напряжениях цикла существенно ниже предела текучести. Многочисленные исследования и практика показывает, что усталостное разрушение происходит в два этапа:

1	зарождение усталостной трещины;

2	развитие усталостной трещины.

Первый этап переходит во второй, начиная с длины трещины l =0.01…0.1 мм, а дальше развитие усталостной трещины.

Процессы зарождения и развития трещины описываются разными законами и имеют совершенно разные физические причины.

### Зарождение усталостной трещины

Зарождение усталостной трещины происходит в микроструктуре металла (рис.2.9). Известно, что металл имеет кристаллическую структуру, при этом кристаллы анизотропны, т.е. их физические свойства по различным направлениям различны. Благодаря тому, что кристаллы расположены хаотически, мы имеем возможность оценить усреднённые прочностные характеристики σТ и σВ.

  - Схема зарождения микротрещины

Таким образом, в сечении возможны микрообъёмы, в которых σТ < σ, а, следовательно, в них будут пластические деформации. Если микрообъём деформируется упруго, то трещина в нём зародиться не может.

Для тех кристаллов, у которых предел текучести ниже напряжений цикла, будут наблюдаться пластические деформации.

В таких кристаллах начинается зарождение усталостных трещин. Такой же процесс может протекать в соседних кристаллах. В результате трещины в отдельных кристаллах соединяются и возникает видимая усталостная трещина. После зарождения трещина развивается по совершенно другим закономерностям. В практических расчётах на выносливость имеется в виду процесс зарождения трещины, т.е. предполагается: трещина появилась – эксплуатацию следует прекратить.

Поэтому, расчёты ресурса на усталостную прочность предполагают определение числа циклов (времени эксплуатации) с момента пуска крана в работу до появления трещины.

### Математическое выражение условия усталостного разрушение

Считается, что в конструкции появляется усталостная трещина, если удовлетворяется выражение

σmax.ц ≥ σRK	(2.10)

где	σmax.ц – максимальные напряжения цикла;

σRK – предел выносливости при коэффициенте асимметрии R и при эффективном коэффициенте концентрации напряжений К.

Под пределом выносливости понимается максимальное напряжение цикла, при котором конструкция выдерживает определённое число циклов до возникновения усталостной трещины. При этом различают ограниченный и неограниченный предел выносливости.

Неограниченный предел выносливости – когда конструкция выдерживает без разрушения неограниченное число циклов. На практике под неограниченным числом циклов понимают базовое число циклов, которое принимается равным:

– Nб = 2.0 · 106 – для малоуглеродистых сталей;

– Nб = 5.0 · 106 – для низколегированных сталей;

Ограниченный предел выносливости – это максимальное напряжение цикла, которое конструкция выдерживает ограниченное число циклов, т.е. число циклов Nц < Nб.

### Определение пределов выносливости и факторы их определяющие

На практике σRK получают путём испытаний крупномасштабных моделей сварных конструкций на специальных испытательных машинах, называемых пульсаторы, до появления усталостной трещины.

По результатам испытаний строятся кривые выносливости.

Для построения первой кривой необходимо испытать как минимум 5 образцов одинаковой конструкции.

Кривая выносливости может быть описана математически с помощью имперических формул. Применительно к МК ПТМ наиболее приемлемой оказалась формула Баскуина:

| σцm⋅Nц=σRKm⋅Nб, | 2.11 |
| --- | --- |

где	m –показатель кривой выносливости. Он зависит от эффективного коэффициента концентрации напряжений и применительно к МК ПТМ может быть определён из соотношения:

– mk0.7 = 10 – для малоуглеродистых сталей;

– mk = 10.6 – для низколегированных сталей;

Кроме того этот показатель приводится в справочнике по кранам для различных кранов.

Предел выносливости зависит от следующих факторов:

1	от марки стали. Здесь существует приблизительное соотношение:

| σRK≈13σв, | 2.12 |
| --- | --- |

где	σRK– неограниченный предел выносливости; R = –1;

σB– предел прочности.

2	от коэффициента асимметрии цикла и эффективного коэффициента концентрации напряжений:

| R=σmin. цσmax. ц, | 2.13 |
| --- | --- |

где	σmin.ц– минимальные напряжения цикла.

Для реальных крановых МК этот коэффициент изменяется в пределах

–0.6 ≤ R ≤ 0.6.	(2.14)

Эффективный коэффициент концентрации напряжений в реальных конструкциях может быть в пределах К = 1.0…4.0.

Концентрации, у которых К > 4.0 не допускаются к эксплуатации, как неудовлетворительно спроектированные.

На практике испытания образцов проводят при двух значениях R:

– К = -1 – симметричный цикл;

– К = 0 – отнулевой цикл;

А при других значениях R и К пределы выносливости определяются по эмпирической формуле:

| σRK=2σ−11−RK+1+RΨ, | 2.15 |
| --- | --- |

где	 – коэффициент чувствительности концентраций напряжений:

| Ψ=2σ−1−σ0σ0. | 2.16 |
| --- | --- |

| σ−1=13σв, | 2.17 |
| --- | --- |

или σ–1 и σ0 берём по справочнику (если σmin.ц < σRK – трещины не будет)

### Влияние нестационарности нагружения на зарождения усталостной трещины

Под нестационарным нагружением понимается такое нагружение, при котором максимальные и минимальные напряжения цикла меняются с течением времени, меняется и число таких циклов. Как правило, это случайные процессы.

Явление нестационарности учитывают путём предположения, что каждый цикл вносит в конструкцию свою долю повреждению.

При этом считается, что повреждения вносят только те циклы, максимальные напряжения которых превышают σRK (неограниченный предел выносливости). Существуют несколько гипотез накопления усталостных повреждений. Применительно к МК ПТМ практическое применение нашла так называемая литейная гипотеза Пальмгрена-Майнера. Эта гипотеза утверждает, что накопленные повреждения вызовут усталостную трещину, если выполняется условие

| i=1i0niNi≥ap, | 2.18 |
| --- | --- |

где	ni – фактическое число циклов нагружения конструкции циклами с максимальными напряжениями σi.

Ni –число циклов до разрушения, при нагружении конструкции циклами с максимальными напряжениями σi.

Ni определяется либо по кривой выносливости, либо вычисляется из формулы:

| Nц=Ni;Ni=σRKσimNб, | 2.19 |
| --- | --- |

где	i0 – число различных циклов нагружения;

ар – константа, зависящая от свойств металла, а также структуры нестационарного нагружения. Эта константа меняется в широких пределах, от 0.1…1.0.

При очень больших i0 ар  1.

Для крановых МК практика рекомендует принимать ар = 0.4 (в курсовой работе принимать 0.4).

Формулы (2.14) и (2.15) позволяют дать оценку ресурса работоспособности МК по усталостной прочности.

### Примеры оценки ресурса

Пример 1.

Если считать, что кран постоянно работает по одному и тому же циклу с напряжениями σmax и σmin, то число циклов до появления трещины определяется из формулы (2.15):

| N=σRKσmaxmNб. | 2.20 |
| --- | --- |

Это число циклов может быть пересчитано в календарное время работы крана:

Lчас = ∆ц Np	(2.21)

где	∆ц – время, в часах, выполнения одного цикла.

Пример 2.

Пусть кран работает по нестационарному циклу и за определённый срок (нормативный срок службы) он совершил следующую работу, при которой напряжения в элементе менялись следующим образом:

σ1 =120 МПа	n1 = 1000 циклов;

σ2 =140 МПа	n2 = 250 циклов;

σ3 =130 МПа	n3 = 2000 циклов.

Известно, что σRK= 100 МПа.

Вычислим, что

σ1 –N1 = 1300;

σ2 –N2 = 280;

σ3 –N3 = 2400.

Подставляем эти выражения в формулу (2.14), приняв ар = 0.4.

### Рост усталостной трещины

После зарождения усталостной трещины едёт процесс её роста по мере роста числа циклов нагружения. Многочисленными исследованиями установлено, что скорость роста длины трещины представляет собой функцию размера коэффициента интенсивности напряжений.

| dℓdN=fΔK, | 2.22 |
| --- | --- |

где

| ΔK=Kmax−Kmin. | 2.23 |
| --- | --- |
| K=Gπℓ. | 2.24 |
| ΔK=Δσπℓ. | 2.25 |
| Δσ=σmax−σmin, | 2.26 |

где	∆σ – размах напряжений (рис.2.10).

  - Амплитуда напряжений и коэффициента интенсивности

Хрупкое разрушение

| Kmax ≥ Kc , | 2.27 |
| --- | --- |

где	Kc – критическое значение КИН.

Трещина увязнет, если

| Kmax < Kc. | 2.28 |
| --- | --- |

Из формул (2.20) и (2.21) видно, что по мере роста длины трещины возрастает размах КИН – ∆К, и этот процесс будет длиться до тех пор, пока Кmax не станет больше или равно Кс, т.е.

| Kmax ≥ Kc, | 2.29 |
| --- | --- |

Поэтому (рис.2.11)

  - Процесс роста трещины

Функция dℓdN=fΔK получена в результате многочисленных испытаний образцов в виде имперической формулы, имеющей вид:

| dℓdN=CΔKm, | 2.30 |
| --- | --- |

и получившей название формулы Пэриса

Здесь C, m – имперические константы, которые зависят от (m = 2…4, С = 2000…10000) марки материала.

Прологарифмировав формулу (2.26), получим выражение, представляющее собой линейную функцию.

| lgdℓdN=lgC+mlgΔK; | 2.31 |
| --- | --- |

если lgC = a; lgK = x; m = b,

тогда

| lgdℓdN=a+bx. | 2.32 |
| --- | --- |

Правая часть представляет собой уравнение прямой (рис.2.12).

  - Этапы развития трещины

Эта так называемая S-образная кривая. Средняя её часть представляет собой прямую – зона II, а левая и правая – криволинейные ветви асимптотически приближающиеся к параллельным прямым соответствующим К0 и КС.

Выражение (2.26) можно применить для практических расчётов ресурса по усталостной прочности II-го этапа разрушения. Для этого подставим в (2.21) выражение, тогда получим

| dℓdN=CΔσmπℓm. | 2.33 |
| --- | --- |

Разделим переменные и проинтегрируем полученные выражения:

| dℓCΔσmπℓm=dN; | 2.34 |
| --- | --- |

| dN=1CΔσmπmℓm2dℓ; | 2.35 |
| --- | --- |

| 0NBdN=1CΔσmπmℓ0ℓcℓ−m2dℓ=NB, | 2.36 |
| --- | --- |

т.е., получили ресурс выраженный в виде числа циклов. Можно также получить выражение для критической длины трещины ℓc:

| σπℓc=Kc-условие разрушения | 2.37 |
| --- | --- |

| σ2πℓc=Kc2; | 2.38 |
| --- | --- |

| ℓc=Kσ21π. | 2.39 |
| --- | --- |

## Общая закономерность зарождения и развития усталостной трещины

Такая закономерность в среднем представляет собой кривую (рис.2.13):

  - Закономерность зарождения и развития трещины

где	t –ширина трещины;

ОА – область зарождения ядра микротрещины;

АВ –область субмикроскопических трещин, но никакими приборами эти трещины обнаружить невозможно;

ВС – область, когда трещина обнаруживается только приборами;

СD – область визуального обнаружения трещины.

Если из кривой видно, что в МК появилась видимая трещина, то это значит, что конструкция выработала около 90% своего ресурса, и конструкцию необходимо готовить к выбраковке либо к ревитализации путём усиления.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Основные требования, предъявляемые к сталям для МК ПТМ.

- Характерные виды разрушений пластичных материалов типа малоуглеродистых сталей.

- Вязкое разрушение. Внешние признаки.

- Вязкое разрушение. Причины разрушения.

- Хрупкое разрушение. Внешние признаки.

- Условия хрупкого разрушения высокопластичной стали.

- Хрупкое разрушение. Внешние признаки.

- Усталостное разрушение. Внешние признаки.

- Этапы усталостного разрушения.

- Зарождение усталостной трещины.

# Коррозийное повреждение МК

Лекция 3– 2 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

- Служебный

- Служебный

Коррозию в мире называют «красным мародером». Ежегодные убытки от коррозии в США составляют 70 млрд. долларов (несколько Чернобыльских аварий), в СНГ каждая 10 доменная печь работает на восполнение потерь от коррозии.

## Отрицательные последствия коррозии МК

Коррозия как явление наносит ущерб МК по двум закономерностям:

1	При коррозировании уменьшаются размеры сечения, что влечёт за собой снижение несущей способности. По существующим правилам эксплуатация конструкции становиться опасной, если коррозийный износ несущих элементов превышает 15% толщины элемента (или 5% от первоначальной площади сечения).

На практике контроль степени поражения коррозией производится с помощью ультразвуковых толщиномеров.

2	Коррозия способствует снижению прочностных характеристик металла: m и В. Кроме того, коррозия способствует охрупчиванию стали (снижению пластичности), которая проявляется в снижении ударной вязкости ак. По современным нормам при снижении ак до 30 Дж/см2 эксплуатация должна быть прекращена вследствие резкого возрастания опасности хрупкого разрушения. Кроме того, коррозия резко снижает значение коэффициента интенсивности напряжения КС (если КI < КС, то хрупкое разрушение не произойдёт). Практика показывает, что такое снижение может достигать 28%.

## Влияние различных факторов на скорость коррозии

Корродирование сталей (ржавление) представляет собой процесс окисления железа с образованием окислов и гидроокислов, таких как FeO (OH), Fe2O3 (H20), Fe3O4. Таким образом, для протекания коррозии необходим контакт железа с кислородом и водой, а эти компоненты всегда есть в атмосфере.

### Влияние химического состава стали

Медь Cu, никель Ni, фосфор P, кремней Si, бериллий B существенно препятствуют коррозии.

Марганец Mn снижает коррозийную в промышленной атмосфере, но увеличивает её в морских портах.

Сера S всегда способствует коррозии.

Среди сталей менее всего коррозируют низколегированные стали марок 10ХСНД, 15ХСНД, 15ХГСА. В средней климатической зоне сталь 15ХСНД можно эксплуатировать без антикоррозийного покрытия.

### Влияние химического состава окружающей среды, в том числе её влажности

Самое существенное влияние на скорость коррозии оказывает толщина слоя влаги на поверхности металла. Так, например, увеличение этого слоя всего на 1 микрон вызывает рост скорости коррозии в десятки раз. Установлено, что средняя скорость коррозии незащищенной поверхности на открытом воздухе в средней климатической зоне Vср = (0.05…0.1) мм/год.

Однако, при этом следует учитывать, что по мере роста коррозированного слоя скорость коррозии падает. Протекция от коррозии самой коррозии. Кроме того, скорость коррозии существенно зависит от степени загрязнённости атмосферы, которая в нижних слоях атмосферы больше, а в верхних – меньше. Чище атмосфера в сельской местности, чем в городах.

Сильнейшим активатором коррозии является сернистый газ SO2. Концентрация которого даже в десятитысячных долях процента резко увеличивает скорость коррозии. Наиболее высокую скорость коррозии имеет место в приморских тропических зонах и может достигать 5 мм/год.

## Классификация производственных сред по степени агрессивности с точки зрении коррозии

Большинство газов промышленной атмосферы, такие как Cl2, HCl, сернистые соединения SO2, SO3, азотистые соединения, сероводород H2S, NH3 делают более электропроводной плёнку влаги на поверхности металла. С позиции коррозийного воздействия в зависимости от скорости корродирования промышленные предприятия делятся на 4 группы:

1	V < 0.01 мм/год – механосборочные цеха машиностроительных заводов, закрытые складские помещения.

2	V = (0.01…0.05) мм/год – сталеплавильные и прокатные цеха, обжиговые и агломерационные цеха, а также литейные цеха.

3	V = (0.05…0.15) мм/год – открытые эстакады, т.е. краны работающие на открытом воздухе в промышленной атмосфере.

4	V > 0.15 мм/год – основные цеха медного, свинцово-цинкового и никелевого производства, химическая промышленность и др.

## Основа защиты МК от коррозии

Все существующие методы можно разделить на 2 большие группы:

1	Методы без нанесений защитных покрытий, которые включают в себя:

1.1	снижение степени агрессивности среды;

1.2	применение легированных сталей;

1.3	электрохимическая и ингибиторная защита;

1.4	рациональное конструирование.

2	Метод с нанесением антикоррозийных покрытий, которые в свою очередь могут быть металлические и лакокрасочные.

Применительно к МК ПТМ практическое значение имеют в основном методы второй группы. Хотя при определённых условиях они могут сочетаться с отдельными элементами методов первой группы.

Например, при добавлении в лакокрасочные покрытия цинковой и алюминиевой пудры создаются условия для комплексной коррозийной защиты. С одной стороны имеется защитное покрытие, с другой стороны – цинк и алюминий образуют железо-гальваническую пару, что аналогично электрохимической защите.

## Защита с помощью лакокрасочных покрытий

Лакокрасочные покрытия изолируют поверхность металла от агрессивной среды и т.о. предотвращают коррозийные процессы. Это основной способ защиты МК любого значения.

### Основные требования к лакокрасочным покрытиям

Эти требования определяются условиями, в которых работает МК. Конкретно эти требования следующие:

1	хорошая адгезия (прилипаемость) поверхности;

2	сплошность покрытия;

3	газоводонепроницаемость;

4	химическая стойкость;

5	эластичность покрытия (деформативность).

6	достаточная механическая прочность.

Основной причиной отказа лакокрасочного покрытия является подплёночная коррозия. Поэтому защитные свойства покрытия определяются тремя основными факторами:

1	сцепление плёнки с защищаемой поверхностью;

2	механические и химические свойства лакокрасочной плёнки;

3	коррозийная стойкость материала конструкции.

### Основные технологии нанесения антикоррозийных лакокрасочных покрытий

В общем случае технический процесс нанесения покрытия должен включать в себя 3 основные операции:

1	подготовка поверхности под закраску;

2	грунтование поверхности;

3	нанесение покрывных слоёв краски.

Между 2 и 3 операциями иногда производят так называемое шпаклевание, которое производится для улучшения эстетических свойств покраски. В ПТМ практически не применяется.

#### Подготовка поверхности под покрытие

Эта работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 9402-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные».

##### Подготовка металлической поверхности под окрашивание

Плохая подготовка поверхности резко снижает срок службы любого покрытия, поскольку процесс корродирования будет протекать под покрытием, которое вследствие этого отслаивается и практически перестаёт защищать конструкцию. Особо тщательно надо готовить поверхности в зоне сварных швов, поскольку в этих зонах возможны остатки шлака, которые становятся инициаторами коррозии.

Суть подготовки поверхности в основном сводится к её очистке от грязи, окалины и продуктов коррозии.

На практике наибольшее применение нашли 4 способа очистки поверхности:

1	ручными или механическими стальными щётками;

2	пескоструйная или гидропескоструйная обработка;

3	термическая очистка пламенем газовой горелки или паяльной лампы;

4	химическая обработка: травление плавиковой кислотой HF, обработка преобразователями ржавчины, обезжиривание специальными растворами.

Выбор способа зависит от степени первоначальной окислённости поверхности, которая подразделяется на 4 уровня:

А	– поверхность полностью покрыта неосыпающейся ржавчиной;

Б	– поверхность полностью покрыта осыпающейся ржавчиной;

В	– поверхность покрыта окалиной, а ржавчина занимает более 70% поверхности;

Г	– имеется прокатная окалина, ржавчина отсутствует или занимает до 30% поверхности.

Степень очистки тоже в свою очередь делится на 4 уровня:

I	при шестикратном увеличении окалина и ржавчин не обнаруживаются;

II	при осмотре невооружённым глазом ржавчина и окалина не обнаруживаются;

III	пятна ржавчины обнаруживаются не более, чем на 5% поверхности;

IV	с поверхности удалены рыхлые ржавчины и отслаивающаяся окалина, до 20% поверхности покрыто плотносцепленной окалиной или ржавчиной.

Полностью подготовленную к покраске поверхность следует загрунтовать не позднее чем через 4 часа при влажности воздуха не более 60%.

##### Грунтование поверхности

Грунт служит исключительно для улучшения сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью металла. Наносится на поверхность таким же способом, как и само покрытие.

Марки грунтов и лакокрасочных покрытий выбираются в зависимости от окружающей среды в которой эксплуатируется МК.

Рекомендуемые марки грунтов и эмалей для покраски крановых МК:

1 Краны в механических цехах

грунт марки ГФ-020;

эмали МС—226, ПФ-133.

Наносят 5 слоёв эмали. Срок службы 5 лет.

2 Краны на открытом воздухе

грунт ФЛ-03К, ГФ-020, ХС-010;

эмали ПХВ, ХВ-125, ХВ-113.

Наносят 5 слоя. Срок службы 5, 6 лет.

3 Кран находится в агрессивной среде

грунт ФЛ-03К, ХС-010;

эмали ХВ-124, ПХВ-512, ХС-710.

Наносят 4, 5 слоёв. Срок службы 2,3 года.

##### Окраска по ржавчине

Идея такой покраски состоит в том, что с помощью специальных химических веществ ржавчину превращают в пигмент берлинской глазури, которая прочно связана с поверхностью металла и подобно грунтовке прочно удерживает на себе краску.

Окраску по ржавчине производят в следующей последовательности:

1	не позднее чем за сутки до окраски в вытяжном шкафу готовят смесь ортофосфорной кислоты (крепостью 70…80%) с жёлтой кровяной салью в соотношении по весу 8:1;

2	смесь готовят в керамической посуде, постепенно добавляя кровяную саль;

3	выдерживают 24 часа, после чего кистью наносят на ржавую поверхность (160…180 г на 1 м2) и выдерживают 3 суток;

4	после высыхания поверхность очищают от рыхлого слоя образовавшейся берлинской кислоты с помощью металлических щёток и ветошей;

5	наносят слой краски: фуриловый лак марки Ф-10 и ФЛ-1, высушивая каждый слой не менее 24 часов. При этом в лак добавляют наполнитель, в качестве которого можно использовать чёрный порошок графита. В фуриловый лак, предназначенный для второго слоя, вводят 1% вещества, называемого «контакт Петрова». Для доведения лака до требуемой вязкости его разводят растворителем №646 или №448.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Отрицательные последствия коррозии МК.

- Влияние химического состава стали на скорость коррозии.

- Влияние химического состава окружающей среды на скорость коррозии.

- Классификация производственных сред по степени агрессивности с точки зрении коррозии.

- Методы защиты МК от коррозии.

- Основные требования к лакокрасочным покрытиям.

- Основные операции технологии нанесения антикоррозийных лакокрасочных покрытий.

- Способы очистки поверхности для нанесения лакокрасочных покрытий.

- Уровни степени очистки поверхности.

- Последовательность окраски по ржавчине.

Литература теоретического курса

- Концевой Е.М., Розенштейн П.М. Ремонт крановых металлоконструкций. – М.: Машиностроение, 1979.–206с.

- Дефекты сварных соединений и способы их обнаружения / Троицкий В.А. и др. – К.: Вища школа, 1983. – 144 с.

- Диагностирование грузоподъемных машин/ В.И. Сероштан и др. – М. Машиностроение, 1992 – 192 с.

- ОМД 00120253.001–2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.

- НПАОП 0.00–1.01–072 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Емельянов О.А. и др. Ремонт металлоконструкций электросваркой. Донецк: Донбасс, 1967. – 76 с.

- ГОСТ 9402-80. Единая система защиты от коррозии.

- Мосты сварные, крановые. Конструкция. Нагруженность. Диагностика. Обеспечение ресурса: Монография/ О.А. Емельянов.- Краматорск: ДГМА, 2002.- 334 стр.:Ил. Библиогр.:с. 323-332(151 назв). ISBN 966-78-51-01-Х.