Питання до контрольної роботи 
з дисципліни "Сучасні методи ремонту і модернізація ПТБіДМ"

Пример зачетной контрольной работы 
по дисциплине "Современные методы ремонта ПТСиДМ".

Білет №

      - Правка элементов конструкции. Горячая правка элементов конструкции.

Деформация отдельных элементов ферменных металлоконструкций устраняется правкой последних. Правка может быть выполнена холодным и горячим способами.

Методом холодной правки могут быть выправлены общие искривления геометрической оси элемента (стойки, раскосы, пояса) при стрелке прогиба, не превышающей 3% свободной длины (длина элемента между узловыми фасонками).

Более значительные деформации стержней могут быть выправлены с помощью нагрева. Нагрев производят горелкой с выпуклой стороны элемента. Зона нагрева может быть линейной, расположенной как вдоль, так и поперек элемента, или иметь форму клина (рис.3.1, б). Температура нагрева для углеродистых сталей составляет 600–800° С. Нагрев рекомендуется производить интенсивно для того, чтобы окружающий металл был по возможности меньше нагрет и оказывал сопротивление нагреваемой зоны. Нагрев необходимо проводить последовательно, плавно ведя горелку вдоль и поперек нагреваемой зоны. Всю зону поддерживать в нагретом состоянии не требуется, при правке несущего элемента это может привести к деформации всей конструкции, так как нагретый по большой площади сечения элемент получит удлинение от усилия собственной массы металлоконструкции. При правке стержня несимметричного профиля нагревом или при необходимости исправления кривизны в плоскости, перпендикулярной к плоскости симметрии элемента, возникает незначительное закручивание стержня. Это закручивание может быть исправлено дополнительным нагревом с другой стороны от центра тяжести. Ввиду неопределенности границ зоны пластической деформации число зон нагрева определить расчетом затруднительно. Поэтому число зон нагрева определяют в процессе правки.

  - Расположение зон нагрева при термической правке деформаций элементов:
а — листовые конструкции; 
б — балочные конструкции

Первый нагрев производят в месте максимальной деформации элемента.

Таким образом производят правку плоских листов, имеющих выпучины. Нагрев производят пятнами или полосами.

О результатах правки можно судить только после полного остывания выправляемого элемента.

Местные значительные деформации элементов, например отгиб полки уголка нижнего пояса, кромки нижнего пояса, от повреждений при транспортировке или монтаже устраняют правкой комбинированным способом— нагревом деформированного участка до 800— 900°С с прижатием скобой, аналогично холодной правке. При этом температура окончания правки должна быть 500—600°С.

При различных видах правки (после ее окончания) должно быть проведено тщательное обследование элементов и прикрепляющих его соединений (сварных швов, заклепок, косынок, поверхности элемента). Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

      - Выверка ходовых колёс мостового крана в горизонтальной плоскости.

Исходные данные:

| Параметры | Условное обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Пролёт крана, мм | L | 14000 |
| Расстояние между струнами, мм | L1, L2 | 14600 |
| Расстояние между измерениями А В, мм | С | 400 |
| Расстояние между буксами (шпонками), мм | е | 270 |
| Ширина ходового колеса, мм | b | 140 |
| Расстояние от струны до боковой поверхности: |  |  |
| ходового колеса № 1 | А1_левое В1_правое | 227 230 |
| ходового колеса № 2 | А2_левое В2_правое | 233 231 |
| ходового колеса № 3 | А3_левое В3_правое | 229 231 |
| ходового колеса № 4 | А4_левое В4_правое | 228 232 |

Расчёт выполняется по приведенным выше формулам.

- Определяем углы перекоса ходовых колес в горизонтальной плоскости.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αi = arctgBi−AiC | α1=arctg230−227400 = 0.4297º = = 0°25'47" | α2= arctg231−233400= -0.2865º = = -0°17'11" | α3= arctg231−229400 = 0.2865º = = 0°17'11" | α4= arctg232−228400 = 0.5729º = = 0°34'23" |

- Определяем величину подкладок под буксы ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi= e⋅Bi−AiC | X1= 270⋅230−227400 = = 2 | X2= 270⋅231−233400 = = 1.3 | X3= 270⋅230−227400= = 1.3 | X4= 270⋅232−228400= = 2.7 |

- Определяем расстояние от струны до оси ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аci= Аi+ b/2 | АС1= 227+ 140/2= = 297 | АС2= 233+ 140/2= = 303 | АС3= 229+ 140/2= = 299 | АС4= 228+ 140/2= = 298 |
| Вci= Вi+ b/2 | ВС1= 230+ 140 / 2= = 300 | ВС2= 231+ 140/2= = 301 | ВС3= 231+ 140/2= = 301 | ВС4= 232+ 140/2= = 302 |

- Определяем расстояние от струны до центра ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сci= Aci+Bci2 | СС1= 297+3002 = = 298.5 | СС2=303+3012 = = 302 | СС3=299+3012= = 300 | СС4= 298+3022= = 300 |

- По вычисленным расстояниям от струн до осей ходовых колёс Аci, Вci и Сci строим схему положения ходовых колёс крана в горизонтальной плоскости (рис.5).

- Используя схему положения ходовых колёс крана в горизонтальной плоскости (рис.5) строим схему установки подкладок между угловыми буксами ходовых колес и вертикальными шпонками концевой балки (рис.6).

- Определяем пролёт крана по центрам противоположных ходовых колес 1–4 и 2–3.

L1-4= L1 – СС1 – СС4 = 14600 – 298.5 – 300 = 14001.5 ,

L2-3 = L2 – СС2 – СС3 = 14600 – 302 – 300 = 13998

Основная литература

- Концевой Е.М., Розенштейн П.М. Ремонт крановых металлоконструкций. – М.: Машиностроение, 1979.–206с.

- Дефекты сварных соединений и способы их обнаружения / Троицкий В.А. и др. – К.: Вища школа, 1983. – 144 с.

- Диагностирование грузоподъемных машин/ В.И. Сероштан и др. – М. Машиностроение, 1992 – 192 с.

- ОМД 00120253.001–2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Емельянов О.А. и др. Ремонт металлоконструкций электросваркой. Донецк: Донбасс, 1967. – 76 с.

- ГОСТ 9402-80. Единая система защиты от коррозии.

- Сучасні методи ремонту і модернізація ПТБіДМ : методичні вказівки до практичних, контрольних і самостійних робіт (для студентів спеціальності 7.05050308 усіх форм навчання) / сост. І. О. Рагулин. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 15 с.