А. Н. Минков

# КУРС

# лекций по дисциплине

“ ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ »

Часть 2 «Материаловедение»

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

А. Н. Минков

# КУРС

# лекций по дисциплине

“ ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

»

для студентов механических специальностей

Часть 2 «Материаловедение»

Перезатверджено на засіданні

методичної ради машинобудівного факультету

протокол № 5від 30.01.2011

Краматорск 2006

ББК 30.3

УДК 620.2

Авт. шифр М61

Рецензенты:

Вейнов Андрей Маркович, д.т.н., начальник лаборатории прокатных валков и энергетического оборудования ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод»

Шейко Владимир Семенович, к.т.н., зам. главного металлурга ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»

Минков А. Н.

Авт. шифр М61. Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2006. – 130 с.

ISBN

Введено понятие конструкционной прочности материалов и установлены факторы, ее определяющие. Рассмотрены пути повышения конструкционной прочности. Изложены теоретические аспекты термической обработки и принципы выбора ее технологии. Особое внимание уделено свойствам и применению конструкционных, инструментальных и специальных сталей, а также сплавов на основе цветных металлов.

ISВN

ББК 30.3

© Минков А. Н., 2006

© ДГМА, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Конструкционная прочность и пути ее повышения …………………. 1.1 Общие положения............................................................................... 1.2 Конструкционная прочность материалов………………………… 1.2.1 Общие положения .……………………………………………. 1.2.2 Механические свойства и способы их определения ………... 1.2.2.1 Испытание на растяжение ……………………………… 1.2.2.2 Испытание на твердость ……………………………….. 1.2.2.3 Испытание на ударную вязкость……………………….. 1.2.2.4 Испытание на трещиностойкость………………………. 1.2.2.5 Испытание на усталость………………………………… 1.3 Методы повышения конструкционной прочности ……………… 1.4 Железоуглеродистые сплавы - основные конструкционные …… материалы ………………………………………………………….. 1.4.1 Общие положения …………………………………………... 1.4.2 Углеродистые стали …………………………………………. 1.4.3 Чугуны………………………………………………………….. 1.4.3.1 Общие сведения………………………………….……….. 1.4.3.2 Серые чугуны…………………………………………….. 1.4. 3.3 Высокопрочные чугуны………………………………… 1. 4. 3. 4 Ковкие чугуны ………………………………………… 1. 4. 3. 5 Антифрикционные и легированные чугуны …………. 1. 4. 3. 6 Чугуны с вермикулярным графитом ………………… 2 Термическая обработка ……………………………………………….. 2.1 Общие положения термической обработки ……………………… 2.2 Превращения при нагревании и охлаждении стали……………… аустенита 2.2.1 Образование аустенита при нагревании…………………… 2.2.2 Превращения аустенита при охлаждении …………………. 2.2.2.1 Перлитное превращение ………………………………. 2.2.2.2 Мартенситное превращение …………………………... 2.2.2.3 Бейнитное превращение ……………………………….. 2.2.3 Превращения мартенсита при нагревании ………………… 2.3 Виды термической обработки ……………………………………. 2.3.1 Отжиг ……………………………………………….………… 2.3.1.1 Отжиг I рода …………………………………………….. 2.3.1.2 Отжиг II рода ………………………………………......... 2.3.1.3 Нормализация ……………………………………………. 2.3.2 Закалка ……………………………………………………….. 2.3.2.1 Общие положения ………………………………….... 2.3.2.2 Способы закалки……………………………………... 2.3.2.3 Обработка холодом ………………………………..… 2.3.3 Отпуск ……………………………………………………….. 2.3.4 Дефекты термической обработки ………………………….. 2.4 Поверхностное упрочнение ………………………………………. 2.4.1 Общие положения …………………………………………… 2.4.2 Поверхностная закалка ……………………………………… 2.4.2.1 Закалка с индукционным нагревом ………………. 2.4.2.2 Закалка деталей с газопламенным нагревом …….. 2.4.2.3 Поверхностная закалка в электролитах …………... 2.4.2.4 Закалка с нагревом лазерным лучом …………….... 2.4.3 Химико-термическая обработка (ХТО) …………………… 2.4.3.1 Общие положения …………………………………. 2.4.3.2 Цементация стали ………………………………….. 2.4.3.3 Азотирование стали ……………………………….. 2.4.3.4 Цианирование стали ………………………………. 2.4.3.5 Диффузионная металлизация …………………….. 3 Легированные стали …………………………………………………… 3.1 Общие положения ………………………………………………… 3.2 Конструкционные стали ………………………………………….. 3.2.1 Низкоуглеродистые стали для цементации ……………….. 3.2.2 Стали повышенной обрабатываемости …………………….. 3.2.3 Среднеуглеродистые стали для улучшения ……………….. 3.2.4 Рессорно-пружинные стали ………………………………… 3.2.5 Подшипниковые стали ……………………………………… 3.2.6 Высокопрочные стали ………………………………………. 3.2.7 Износостойкие стали и сплавы …………………………….. 3.3 Инструментальные стали ……………………………………….. 3.3.1 Общие положения …………………………………………… 3.3.2 Стали для режущего инструмента ………………………….. 3.3.2.1 Углеродистые и легированные инструментальные стали ………………………………………………… 3.3.2.2 Быстрорежущие стали ……………………………… 3.3.3 Штамповые стали …………………………………………… 3.3.4 Стали для измерительных инструментов …………………. 3.3.5 Твердые сплавы …………………………………………….. 3.4 Специальные стали ………………………………………………. 3.4.1 Коррозионностойкие (нержавеющие) стали ………………. 3.4.2 Жаростойкие стали и сплавы ……………………………. 3.4.3 Жаропрочные стали и сплавы ……………………………. 3.4.4 Магнитные стали и сплавы ………………………………. 4 Цветные металлы и сплавы …………………………………………. 4.1 Алюминий и сплавы на его основе……………………………… 4.1.1 Общая характеристика алюминия …………………………. 4.1.2 Алюминиевые сплавы ………………………………………. 4.1.2.1 Деформируемые алюминиевые сплавы ………….. 4.1.2.2 Литейные алюминиевые сплавы …………………. 4.1.2.3 Гранулированные сплавы …………………………. 4.2 Магний и сплавы на его основе ……………………………………. 4.2.1 Общая характеристика магния и его сплавов ……………… 4.2.2 Деформируемые магниевые сплавы ……………………….. 4.2.3 Литейные магниевые сплавы ………………………………. 4.3 Титан и сплавы на его основе …………………………………….. 4.3.1 Общая характеристика титана и его сплавов ……………… 4.3.2 Промышленные титановые сплавы ………………………… 4.4 Бериллий и сплавы на его основе ………………………………… 4.4.1. Свойства бериллия ………………………………………….. 4.4.2 Бериллиевые сплавы ………………………………………... 4.5 Медь и сплавы на ее основе ……………………………………… 4.5.1 Общая характеристика меди и её сплавов …………………. 4.5.2 Латуни ……………………………………………………….. 4.5.3 Бронзы ………………………………………………………... 4.5.3.1 Оловянные бронзы ………………………………… 4.5.3.2 Алюминиевые бронзы …………………………….. 4.5.3.3 Кремнистые бронзы ………………………………. 4.5.3.4 Бериллиевые бронзы ………………………………. 5 Неметаллические конструкционные материалы ……………………. 5.1 Пластические массы ……………………………………………… 5.2 Стекло ……………………………………………………………… 5.2.1 Строение и состав неорганических стекол ………..………. 5.2.2 Ситаллы ………..…………………………………………….. 5.2.3 Органическое стекло ………..……………………………… 5.3 Древесина …………………………………………………………. |  |
| --- | --- |

1 КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ

И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ

1.1 Общие положения

Материаловедение как наука занимается изучением строения и свойств конструкционных материалов, их взаимосвязи и условий формирования в заданном направлении.

Конструкционными называются материалы, предназначенные для изготовления различных механизмов, конструкций и приборов, которые характеризуются большим разнообразием условий эксплуатации. Они работают при статических, циклических и ударных нагрузках, при низких и высоких температурах, в контакте с различными средами. Для обеспечения надлежащей работоспособности материал должен иметь высокую конструкционную прочность.

Конструкционной прочностью называется комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации.

Механические свойства характеризуют способность материала оказывать сопротивление действию внешних сил. Под действием приложенных извне сил металл изменяет свою форму и размеры, то есть деформируется.

При малых степенях деформации действует известный закон Гука, в соответствии с которым относительная деформация пропорциональна напряжению, а коэффициентом пропорциональности есть модуль упругости.

Различают два вида модуля упругости: модуль нормальной упругости (модуль Гука - Е) и модуль касательной упругости (модуль Юнга - G). В первом случае силы пытаются оторвать, а во втором сдвинуть атомы относительно один одного. Модуль Гука раза превышает по величине в 2,5 – 3 раза модуль Юнга. Значения модулей упругости являются константами материала. Они определяются силами межатомного взаимодействия и характеризуют жесткость материала, то есть его способность оказывать сопротивление упругому деформированию под действием внешних сил.

Модуль упругости структурно не чувствительная характеристика и термическая обработка или другие способы изменения структуры металла его практически не изменяют. Но при повышении температуры, когда межатомные расстояния увеличиваются, модуль упругости уменьшается.

В случае упругой деформации атомы смещаются из положений равновесия в кристаллической решетке и расстояния между ними изменяются. В результате этого изменения нарушается баланс сил притягивания и электростатического отталкивания и возникает равнодействующая сила, которая пытается возвратить атом в положение равновесия. Если не превышен предел упругости, то после снятия внешней нагрузки каждый атом возвращается в положение равновесия, упругие деформации исчезают, и структура металла не изменяется. Таким образом, упругость – это способность материалов полностью возобновлять свою форму и размеры после устранения причин, которые вызвали деформацию.

При увеличении нагрузки в случае превышения напряжений в металле над пределом упругости закон Гука не выполняется, и деформация становится необратимой. Процесс, который вызывает остаточные изменения в металле, называется пластической деформацией.

Единственным видом нагрузки, которая способна вызвать остаточное смещение атомов друг относительно друга без нарушения связи между ними, являются силы сдвига. Остаточная деформация может быть вызвана также растягивающими или сжимающими силами, но в них эффективной будет лишь та составляющая, которая отвечает силам сдвига и создает в кристалле касательные напряжения.

Пластическая деформация искажает кристаллическую решетку, увеличивает число дефектов (дислокаций и вакансий), вызывает появление внутренних напряжений, а при дальнейшем увеличении степени деформации создает определенную ориентацию зерен металла (текстуру). В результате пластической деформации происходит наклеп металла, то есть его упрочнение.

При комнатной температуре подвижность атомов не является достаточной для самопроизвольной перестройки структуры и возвращения металла в стабильное состояние, поэтому процессы рекристаллизации в пластично деформированном металле развиваются только при нагревании. При этом деформированная структура полностью восстанавливается, в результате чего прочность и твердость снижаются, а пластичность повышается. Температура рекристаллизации (Трекр.) зависит от температуры плавления (Тпл.) следующим образом (формула А. А. Бочвара):

Трекр.= 0,4 Тпл.

Температура рекристаллизации имеет важное практическое значение. Чтобы возобновить структуру и свойства  деформированного металла (например, в случае необходимости продолжить обработку давлением, прокатыванием, волочением и т. п.), его нагревают выше температуры рекристаллизации. Такую обработку называют рекристаллизационным отжигом.

Пластическая деформация выше температуры рекристаллизации в известной степени упрочняет металл, однако этот эффект устраняет последующая рекристаллизация. Обработку металла давлением выше температуры рекристаллизации, при которой отсутствует упрочнение, называют горячей обработкой давлением, а холодной – обработку давлением ниже температуры рекристаллизации.

Любой процесс деформации при увеличении напряжений завершается разрушением. На атомном уровне разрушение представляет собой разрыв межатомных связей с образованием новых поверхностей. Разрушение металла может быть хрупким или вязким в зависимости от того, каким образом происходит процесс зарождения и распространения трещин.

Разрушение путем сдвига под действием касательных напряжений называется вязким, а разрушение путем отрыва или откола под действием нормальных напряжений – хрупким. Вязкое и хрупкое разрушение отличаются между собой величиной работы разрушения, видом поверхности излома, а также скоростью распространения трещины.

Для распространения имеющейся в твердом теле трещины необходимо, чтобы величина высвобождающейся энергии, накопленной в упругодеформированном теле, превышала затраты энергии для образования новых поверхностей в процессе увеличения длины трещины.

Хрупкое разрушение происходит за счет высвобождения накопленной в системе упругой энергии и для распространения трещины не нужно подводить извне энергию. Затраты энергии на образование новых поверхностей в результате раскрытия трещины меньше, чем накопленная упругая энергия, которая высвобождается при этом. Рост трещины при хрупком разрушении происходит после увеличения её длины выше некоторого критического значения, а вершина трещины имеет остроту, которая по радиусу возле вершины соразмерна с атомными размерами. Критический размер трещины характеризуется такой концентрацией напряжений в её вершине, которая является достаточной для разрыва межатомных связей. При достижении трещиной критической длины её последующее распространение происходит лавинообразно, без заметной пластической деформации в вершине трещины и без подвода энергии извне. Скорость распространения хрупкой трещины в сталях достигает 2500 м/сек.

При вязком разрушении становится необходимым подвод энергии извне. Эта энергия расходуется на пластическую деформацию металла впереди растущей трещины, а также на преодоление возникающего при этом упрочнения металла. При этом работа, которая тратится на пластическую деформацию, значительно превышает работу разрушения. Вязкое разрушение характеризуется малой скоростью распространения трещины. Пластичные материалы разрушаются со значительными остаточными деформациями, а хрупкие – без заметных остаточных деформаций (без образования шейки).

В зависимости от температуры железо и еще некоторые металлы с ОЦК и ГПУ решетками могут разрушаться как вязко, так и хрупко. Снижение температуры  обуславливает переход от вязкого разрушения к хрупкому, и это явление получило название хладноломкости.

1.2 Конструкционная прочность материалов

1.2.1 Общие положения

Конструкционная прочность является комплексной характеристикой, включающей сочетание критериев прочности, жесткости, надежности и долговечности.

Критерии прочности материала выбирают в зависимости от условий его работы. При статических нагрузках критериями прочности являются временное сопротивление и предел текучести, характеризующие сопротивление пластической деформации. Поскольку для большинства деталей в процессе эксплуатации пластическая деформация недопустима, то в качестве расчетной характеристики их несущей способности используют предел текучести. Если же в процессе эксплуатации деталь испытывает длительные циклические нагрузки, то в качестве критерия их прочности используют предел выносливости.

По значениям выбранных критериев прочности рассчитывают допустимые рабочие напряжения. Чем больше прочность материала, тем выше допустимые рабочие напряжения и меньше размеры и масса детали. Однако повышение уровня прочности материала и, как следствие, рабочих напряжений сопровождается увеличением упругих деформаций, для ограничения которых материал должен обладать высоким модулем упругости (или сдвига), являющимся критерием его жесткости. Именно критерии жесткости, а не прочности определяют размеры деталей, от которых требуется сохранение точных размеров и формы.

Надежность – свойство материала противостоять разрушению. Для предупреждения хрупкого разрушения конструкционные материалы должны обладать достаточной пластичностью и ударной вязкостью.

Для оценки надежности материала используют также температурный порог хладноломкости (t50,оС), который характеризует влияние снижения температуры на склонность материала к хрупкому разрушению. Чем ниже температура перехода в хрупкое состояние по отношению к температуре эксплуатации, тем больше температурный запас сохранения вязкости и меньшая вероятность хрупкого разрушения материала.

Надежность материала в условиях эксплуатации определяет также трещиностойкость, характеризующая его способность тормозить развитие образовавшейся трещины.

Долговечность – способность материала обеспечивать работоспособность детали в течение заданного времени, оказывая сопротивление развитию постепенного разрушения, обусловленного процессами усталости, изнашивания, ползучести, коррозии, радиационного разбухания и др.

В большинстве случаев долговечность определяется сопротивлением материала усталостным разрушениям (циклическая долговечность) или изнашиванию (износостойкость).

Долговечность деталей, работающих при высоких температурах, определяется скоростью ползучести, ограничение которой достигается применением жаропрочных материалов.

Долговечность деталей, работающих в атмосфере сухих газов или жидких электролитов, зависит от сопротивления материала газовой или электрохимической коррозии. Работоспособность в этих условиях эксплуатации сохраняют жаростойкие и коррозионно-стойкие материалы.

Выбор материалов для конкретных условий эксплуатации машин и механизмов является одной из основных задач инженерной практики. Следствием неправильного выбора материалов является низкая эксплуатационная стойкость деталей, машин и оборудования. Поэтому при выборе материалов должно быть проведено определение комплекса необходимых свойств, которые обеспечивают высокую конструкционную прочность в заданных условиях эксплуатации.

Основой выбора материалов для создания надежной и работоспособной техники являются их механические свойства, которые определяются при проведении соответствующих испытаний.

1.2.2 Механические свойства и способы их

определения

Методы определения механических свойств металлов разделяют на:

- статические, когда нагрузка растет медленно и плавно (испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, твердость);

- динамические, когда нагрузка растет с большой скоростью (испытания на ударный изгиб);

- циклические, когда нагрузка многократно изменяется по величине и направлению (испытания на усталость).

1.2.2.1 Испытание на растяжение

При испытании на растяжение определяют предел прочности (sв), предел текучести (sт), относительное удлинение (δ) и относительное сужение (y). Испытания проводят на разрывных машинах c использованием стандартных образцов с площадью поперечного сечения Fo и рабочей (расчетной) длиной lo. В результате проведения испытаний получают диаграмму растяжения (рис. 1). На оси абсцисс указывается значение деформации, на оси ординат – значение нагрузки, которая прилагается к образцу.

Предел прочности (sв) – это максимальная нагрузка, которую выдерживает материал без разрушения, отнесенная к начальной площади поперечного сечения образца (Pmax/F0).

Р

Δl

tga

sпц.

sупр.

s0,2

sв

Рисунок 1 – Диаграмма растяжения

Необходимо отметить, что при растяжении образец удлиняется, а его поперечное сечение непрерывно уменьшается. Истинное напряжение определяется делением действующей в определенный момент нагрузки на площадь, которую образец имеет в этот момент. Истинные напряжения в повседневной практике не определяют, а пользуются условными напряжениями, считая, что поперечное сечение Fо образца остается неизменным.

Предел текучести (sт) – это нагрузка, при которой происходит пластическая деформация, отнесенная к начальной площади поперечного сечения образца (Рт / F0). Однако при испытаниях на растяжение у большинства сплавов площадки текучести на диаграммах нет. Поэтому определяется условный предел текучести (s0,2) - напряжение, которому соответствует пластическая деформация 0,2%. Выбранное значение 0,2% достаточно точно характеризует переход от упругих деформаций к пластическим.

К характеристикам материала относят также предел упругости (sпр), под которым подразумевают напряжение, при котором пластическая деформация достигает заданного значения. Обычно используют значения остаточной деформации 0,005; 0,02; 0,05%. Таким образом, s0,05 = Рпр / F0 (Рпр – нагрузка, при которой остаточное удлинение составляет 0,05%).

Предел пропорциональности sпц = Рпц / F0 (Рпц – максимальная нагрузка, при действии которой еще выполняется закон Гука).

Пластичность характеризуется относительным удлинением (d) и относительным сужением (y ):

d = [(lk  - lo)/lo]∙100%    y = [ (Fo – Fk)/Fo]∙100%,

где lk - конечная длина образца; lo и F0 - начальные длина и площадь поперечного сечения образца; Fk - площадь поперечного сечения в месте разрыва.

Для малопластичных материалов испытания на растяжение вызывают затруднения, поскольку незначительные перекосы при установке образца вносят существенную погрешность в определение разрушающей нагрузки. Такие материалы, как правило, подвергают испытанию на изгиб.

1.2.2.2  Испытания на твердость

Твердость – способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела – индентора. Твердость материала определяют методами Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора (рис.2).

Определение твердости по Бринеллю проводится путем вдавливания в металл стального шарика. При этом на поверхности металла образуется сферический отпечаток, диаметр которого зависит от твердости металла. Диаметр шарика (Д) и нагрузки (Р) выбирают в зависимости от металла, который исследуют. При испытании стали и чугунов выбирают Д = 10 мм и Р = 30 кН, при испытании меди и её сплавов - Д = 10 мм и Р = 10 кН, а при испытании очень мягких металлов (алюминия, баббита и др.) - Д = 10 мм и Р = 2,5 кН.

D

P

P0

P

a

в

136◦

а                                                б

Рисунок 2 – Схемы определения твердости по Бринеллю(а),

Роквеллу(б) и Виккерсу(в)

Твердость металла по Бринеллю указывается буквами НВ и числом. Для перевода числа твердости в систему СИ пользуются коэффициентом К = 9,8 · 106, на который умножают значение твердости по Бринеллю: НВ = НВ · К, Па.

Метод определения твердости по Бринеллю не рекомендуется применять для сталей с твердостью свыше НВ 450 и цветных металлов с твердостью более 200 НВ.

Для различных материалов установлена корреляционная связь между пределом прочности (в МПа) и числом твердости НВ: sв » 3,4 НВ - для горячекатаных углеродистых сталей; sв » 4,5 НВ - для медных сплавов, sв » 3,5НВ - для алюминиевых сплавов.

Определение твердости методом Роквелла осуществляют путем вдавливания в металл алмазного конуса или стального шарика. Прибор Роквелла имеет три шкалы – А,В,С. Алмазный конус применяют для испытания твердых материалов (шкалы А и С), а шарик – для испытания мягких материалов (шкала В). В зависимости от шкалы твердость обозначается буквами HRB, HRC, HRA и выражается в специальных единицах.

При измерении твердости по методу Виккерса производят вдавливание в поверхность металла (шлифуемую или полируемую) четырехгранной алмазной пирамиды. Этот метод применяют для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, которые имеют высокую твердость (например, после азотирования). Твердость по Виккерсу обозначают HV. Перевод числа твердости HV в систему СИ производится аналогично переводу числа твердости НВ.

При измерении твердости по методу Шора шарик с индентором падает на образец, перпендикулярно его поверхности, а твердость определяется по высоте отскока шарика и обозначается HS.

Твердость металла в малых объемах оценивают путем определения микротвердости. Прибор для измерения – это механизм для вдавливания индентора (алмазной пирамиды) и металлографический микроскоп. Микротвердость оценивают по величине диагонали отпечатка на образце, который должен быть подготовлен как микрошлиф. Метод применяют для определения микротвердости тонких упрочненных поверхностных слоев после химико-термической обработки (например, борированных), отдельных структурных составляющих и т.п.

1.2.2.3	Испытание на ударную вязкость

Ударная вязкость характеризует способность материала оказывать сопротивление динамическим нагрузкам и проявляющейся при этом склонности к хрупкому разрушению. Для испытания на удар изготовляют специальные образцы с надрезом, которые потом разрушают на маятниковом копре (рис.3). По шкале маятникового копра определяют работу К, затраченную на разрушение, и рассчитывают основную характеристику, получаемую в результате этих испытаний – ударную вязкость. Она определяется отношением работы разрушения образца к площади его поперечного сечения и измеряется в МДж/м2.

Для обозначения ударной вязкости применяют буквы КС и добавляют третью, которая указывает на вид надреза на образце: U, V, T. Запись KCU  означает ударную вязкость образца с U-подобным надрезом, KCV - с V-подобным надрезом, а KCT - с трещиной, созданной в основании надреза. Работа разрушения образца при проведении ударных испытаний содержит две составляющие: работу зарождения трещины (Аз) и работу распространения трещины (Ар).

Определение ударной вязкости особенно важно для металлов, которые работают при низких температурах и выявляют склонность к хладноломкости, то есть к снижению ударной вязкости при понижении температуры эксплуатации.

2

Исходная высота

подъема

маятника

до удара

Высота

подъема

после удара

Образец

Уменьшение высоты подъёма копра, характеризующее величину работы разрушения

Рисунок 3 – Схема маятникового копра и ударного образца

При проведении ударных испытаний образцов с надрезом при низких температурах определяют порог хладноломкости, который характеризует влияние снижения температуры на склонность материала к хрупкому разрушению. При переходе от вязкого к хрупкому разрушению наблюдается резкое снижение ударной вязкости в интервале температур, который имеет название температурный порог хладноломкости. При этом изменяется строение излома от волокнистого матового (вязкое разрушение) к кристаллическому блестящему (хрупкое разрушение). Порог хладноломкости обозначают интервалом температур (tв.– tхр.) или одной температурой t50, при которой в изломе образца наблюдается 50% волокнистой составляющей или же величина ударной вязкости снижается в два раза.

О пригодности материала к работе при заданной температуре судят по температурному запасу вязкости, который определяется по разнице между температурой эксплуатации и переходной температурой хладноломкости, и чем он больше, тем надежнее материал.

1.2.2.4 Испытания на трещиностойкость

Сопротивление материала распространению трещин или его трещиностойкость характеризуется коэффициентом интенсивности напряжений К1С. Значение К1С  определяют экспериментально на образцах с надрезом, на дне которого инициирована усталостная трещина. Для расчета К1С при нагрузке образца фиксируют усилие в момент подрастания трещины на некоторую величину и перехода к её нестабильному распространению.

Величина К1С характеризует сопротивление развитию вязкой трещины, и чем она больше, тем выше сопротивление материала разрушению, то есть его надежность. Коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины в момент разрушения К1С дополняет параметры s0,2 и модуль Юнга Е при расчетах на прочность деталей, изготовленных из высокопрочных сталей с sв > 1500 МПа, титановых (sв > 800 МПа) и алюминиевых (sв > 450 МПа) сплавов. Он позволяет определить безопасный размер трещины при известном напряжении или безопасное напряжение при известном размере дефекта.

1.2.2.5 Испытания на усталость

Усталость – процесс постепенного накопления повреждений материала под действием повторно-переменных напряжений, которые приводят к образованию трещин и разрушений. Усталость металла вызывается концентрацией напряжений в отдельных его объемах (в местах скопления неметаллических и газовых включений, структурных дефектов). Свойство металла сопротивляться усталости называется выносливостью.

Испытания на усталость проводят на машинах для повторно-переменного изгибания вращающегося образца, закрепленного одним или обоими концами, или на машинах для испытаний на растяжение-сжатие, или на повторно-переменное скручивание. В результате испытаний определяют предел выносливости, который характеризует сопротивление материала усталости.

Предел выносливости – максимальное напряжение, при действии которого не происходит усталостного разрушения после базового количества циклов нагружения. За максимальное smax или минимальное smin напряжение цикла принимают наибольшее или наименьшее по алгебраической величине напряжение. Цикл характеризуется коэффициентом асимметрии R = smin /smax. Если R=-1, то цикл называют симметричным, если smin и smax не равны по величине, то цикл считается асимметричным. Предел выносливости обозначается sR, где R - коэффициент асимметрии цикла.

Для определения предела выносливости проводят испытания не менее десяти образцов. Каждый образец испытывают только при одном напряжении до разрушения или при базовом числе циклов. Базовое число циклов должно быть не ниже 107 нагружений (для стали) и 108 (для цветных металлов).

По результатам испытаний отдельных образцов строят кривые усталости в логарифмических координатах. С уменьшением smax долговечность возрастает и напряжение, не вызывающее разрушения при базовом числе циклов (горизонтальный участок на кривой усталости), соответствует пределу выносливости sR (рис.4).

Многие металлы (обычно цветные и их сплавы) не имеют горизонтального участка на кривой усталости и в этом случае определяют ограниченный предел выносливости, т. е. наибольшее напряжение, которое выдерживает металл в течение заданного числа циклов нагружения.

Если образование трещин или полное разрушение происходит при 5×104, то такая усталость называется малоцикловой и она имеет большое значение для штампового инструмента, сосудов высокого давления, деталей самолета и т. д.

Для многих сталей отношение предела выносливости к пределу прочности при растяжении приблизительно равно 0,5, но для высокопрочных сталей это отношение уменьшается, поскольку из-за снижения пластичности затрудняется релаксация напряжений у вершины трещины и ускоряется её развитие.

Важной характеристикой конструкционной прочности является живучесть при циклическом нагружении, под которой понимают продолжительность эксплуатации детали от момента зарождения первой макроскопической усталостной трещины размером 0,5…1 мм до окончательного разрушения. Живучесть имеет особое значение для надежности эксплуатации изделий, безаварийная работа которых поддерживается путем раннего обнаружения и предотвращения дальнейшего развития усталостных трещин.

smax

sR

Nбаз.                                                        N

Рисунок 4 - Кривая усталости

1.3 Методы повышения конструкционной

прочности

Высокая прочность и долговечность конструкций при минимальной массе и наибольшей надежности достигаются технологическими, металлургическими и конструкторскими методами. Наибольшую эффективность имеют технологические и металлургические методы, целью которых является повышение механических свойств и качества материала.

Повышение прочности при достаточном запасе пластичности и вязкости ведет к снижению материалоемкости конструкции и в определенной мере к повышению надежности и долговечности. Современные методы повышения прочности основаны на получении такого структурного состояния, которое создавало бы максимальные затруднения передвижению дислокаций, поскольку сопротивление пластической деформации зависит главным образом от легкости перемещения дислокаций. К этим методам относятся легирование, пластическая деформация, термическая, термомеханическая и химико-термическая обработки.

Повышение прочности указанными методами основано на ряде структурных факторов. Барьеры в виде границ зерен или дисперсных частиц второй фазы создают препятствия на пути движения дислокаций, в связи с чем требуется дополнительное повышение напряжений для их продвижения, что способствует упрочнению. Однако повышение прочности, основанное на уменьшении подвижности дислокаций, сопровождается снижением пластичности, вязкости и тем самым надежности.

Проблема повышения конструкционной прочности состоит не столько в повышении прочностных свойств, сколько в том, как при высокой прочности обеспечить высокое сопротивление хрупкому разрушению.

Измельчение зерна, достигаемое как металлургическими способами, так и в большей степени термической обработкой приводит к упрочнению металлов. Это объясняется тем, что дислокация не может перейти границу зерна, так как в новом зерне плоскости скольжения не совпадают с плоскостью скольжения этой дислокации. Дальнейшая деформация продолжается в результате возникновения новой дислокации в соседнем зерне, поэтому, чем мельче зерно, тем выше прочность металла.

При этом важным является то обстоятельство, что одновременно повышается ударная вязкость. Объясняется это уменьшением размеров зародышевых трещин и затруднением их развития, поскольку при переходе от одного зерна к другому трещина меняет направление и сопротивление движению увеличивается.

Измельчение зерна понижает порог хладноломкости t50,оС, повышает трещиностойкость K1c и предел выносливости.

Более надежной работе высоконагруженных деталей способствует повышение чистоты металла, связанное с удалением вредных примесей. При равной прочности более чистый металл обладает более высоким сопротивлением вязкому разрушению и более низким порогом хладноломкости. Основной причиной охрупчивания металла при наличии примесей внедрения является малая подвижность дислокаций. Это вызвано, с одной стороны, повышенным сопротивлением решетки раствора внедрения скольжению дислокаций и, с другой стороны, закреплением дислокаций атмосферами из атомов внедрения. Из-за низкой подвижности дислокаций и отсутствия микропластической деформации не происходит релаксации напряжений у вершины хрупкой трещины, чем и объясняется низкое сопротивление распространению трещин.

Конструкторские методы должны обеспечивать отсутствие глубоких канавок, галтелей малого радиуса и других конструктивных надрезов, являющихся концентраторами напряжений. Для снижения концентрации напряжений необходимо предусматривать локальное упрочнение для формирования остаточных напряжений сжатия.

1.4 Железоуглеродистые сплавы - основные

конструкционные материалы

1.4.1 Общие положения

С древнейших времен в качестве конструкционных материалов используются не только металлические, но и неметаллические материалы. Однако, несмотря на успехи, достигнутые в создании неметаллических материалов, все же основными являются металлические конструкционные материалы.

В технике наиболее широко применяются железоуглеродистые сплавы, к которым относятся стали и чугуны. Например, сталь имеет лучшее сочетание прочности, надежности и долговечности из всех известных в технике материалов и поэтому является основным материалом для изготовления ответственных изделий, подвергающихся большим нагрузкам. Чугуны также обладают рядом ценных качеств, выгодно отличающих их от других конструкционных материалов. Объем производства чугуна и стали более чем в 10 раз превосходит объем производства других металлических материалов.

Изучение процессов кристаллизации железоуглеродистых сплавов и закономерностей образования фаз и структурных составляющих осуществляется на основании диаграммы состояния системы Fe – C, а именно той её части, которая имеет промышленное значение и ограничивается концентрацией углерода равной 6,67%, т. е. диаграммы Fe – Fe3C.

Компонентами в этой системе являются железо и углерод.

Железо – металл серебристо-белого цвета, с температурой плавления, равной 1539оС. До температуры 768оС (точка Кюри) железо является ферромагнитным, а выше – парамагнитным.

Железо имеет две аллотропические модификации: Fea (с объемно-центрированной кубической решеткой) и Feg ( с гранецентрированной кубической решеткой). Fea существует при температурах ниже 911оС и выше 1392оС. В интервале температур 911…1392оС существует Feg.

Углерод также существует в двух модификациях: графита и алмаза. При нормальных условиях стабилен графит, алмаз представляет его метастабильную модификацию. При высоких давлениях и температурах стабильным становится алмаз.

Имеются две диаграммы состояния: метастабильная – характеризующая превращения в системе железо-цементит, и стабильная, характеризующая превращения в диаграмме железо – графит (рис. 5).

Фазами в сплавах железа с углеродом являются жидкий раствор, феррит, аустенит, цементит и свободный углерод в виде графита.

Линия PSK обозначается А1, линия GS – А3. При нагревании добавляется индекс с – (АС1), а при охлаждении r – (Ar1). Линия SE обозначается Аcm.

Рисунок 5 - Диаграмма состояния системы Fe-Fe3C (сплошные

линии отвечают метастабильной диаграмме,

штриховые – стабильной)

Феррит – твердый раствор внедрения углерода в Fea. Различают низкотемпературный (предельная растворимость углерода – 0,025%) и высокотемпературный феррит (предельная растворимость углерода – 0,1%). Механические свойства феррита: sв = 300 МПа; δ = 40%; y = 70%; КСU = 2,5 МДж/м2; 80…100 НB.

Аустенит - твердый раствор внедрения углерода в Feg  с максимальной растворимостью 2,14%. Аустенит пластичен, но прочнее феррита, его твердость составляет 160…200 НВ при комнатной температуре.

Цементит представляет собой химическое соединение Fe3C, содержит 6,67%С и имеет сложную ромбическую решетку. Цементит тверд (до 800 НВ) и хрупок, обладает слабым ферромагнетизмом до 210оС. Температуру плавления цементита трудно определить в связи с его распадом при нагреве, но при сверхбыстром нагреве лазерным лучом она установлена равной 1260оС.

Графит – углерод, выделяющийся в железоуглеродистых сплавах в свободном состоянии. Имеет слоистую гексагональную кристаллическую решетку с расстоянием между плоскостями, равным 0,340 нм. Межатомные расстояния составляют 0,142 нм. Графит обладает низкой прочностью и твердостью, что объясняется большими расстояниями и слабой связью меду слоями в его решетке. Температура плавления графита достигает 3500оС, а плотность – 2,5 г/см3.

В результате эвтектоидного превращения при температуре 727оС образуется эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита – перлит.

В результате эвтектического превращения при температуре 1147оС образуется эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита – ледебурит.

1.4.2 Углеродистые стали

Углеродистые стали содержат в своем составе углерод до 2,14%, марганец (до 0,8%), кремний (до 0,35%), серу (до 0,06%) и фосфор (до 0,07%). Перечисленные элементы всегда присутствуют в стали, и поэтому их классифицируют как постоянные примеси. Марганец и кремний вводят в стали с целью раскисления, присутствие серы и фосфора объясняется трудностью удаления их при выплавке.

Кремний растворяется в феррите и сильно упрочняет его, снижая при этом пластичность и значительно повышая предел текучести. При этом уменьшается способность стали к вытяжке и холодной высадке. Поэтому в сталях, предназначенных для холодной штамповки, содержание кремния должно быть сниженным.

Марганец повышает прочность феррита и уменьшает красноломкость стали, которую вызывает сера. С железом сера образует сульфид FeS, который практически не растворяется в железе и образует с ним эвтектику (Fe + FeS), плавящуюся при температуре 988°С. При кристаллизации эта эвтектика размещается вокруг зерен в виде оторочек. Во время горячей обработки при нагреве выше 1000°С эвтектика плавится, что приводит к нарушению связи между зернами и в металле при деформации возникают надрывы и трещины. Это явление называется красноломкостью стали. При наличии марганца в стали вместо сульфида железа образуется сульфид марганца MnS с температурой плавления 1620°С, благодаря чему устраняется явление красноломкости.

Соединения серы снижают механические свойства, особенно ударную вязкость и пластичность, резко снижают работу развития вязкой трещины и вязкость разрушения К1С. Сульфиды ухудшают свариваемость и коррозийную стойкость.

Фосфор в малых количествах растворяется в железе, образуя твердый раствор. Растворяясь в феррите, фосфор уменьшает его пластичность и вязкость и резко повышает порог хладноломкости стали. Каждая 0,01% фосфора повышает переходную температуру хладноломкости на 20...25оС. При повышенном содержании фосфор с железом образует фосфиды Fe3Р и Fe2P, которые в составе эвтектики размещаются по границам зерен и снижают прочность стали.

Существуют в сталях так называемые скрытые примеси, к которым относят кислород 0,002...0,008%), азот (0,002...0,007%), водород (0,0001...0,0007%). Эти примеси могут находиться в стали в виде хрупких неметаллических включений (FeO, Al2O3, Fe4N) или твердого раствора, а также быть в свободном виде в дефектных участках металла (трещинах, раковинах и др.). При плавлении они растворяются в стали, а затем выделяются при охлаждении, главным образом, по границам зерен, что снижает сопротивление хрупкому разрушению. Кроме того, неметаллические включения есть концентраторами напряжений. Наличие водорода становится причиной возникновения в легированных сталях флокенов (микронесплошностей металла диаметром до 10…15 мм в центральной части поковки).

Неметаллические включения являются хрупкими и во время прокатки разбиваются, располагаясь в стали в виде цепочек. При этом образуются микроскопические концентраторы напряжений, что снижает характеристики усталости и ударную вязкость.

Некоторые примеси попадают в сталь при выплавке из скрапа и называются случайными. К таким примесям относятся хром, никель, медь при наличии до 0,3%. Влияние их в таком количестве на свойства сталей незначительно.

Наибольшее влияние на свойства стали имеет углерод. На рисунке 6 приведены кривые зависимости прочности и пластичности стали от содержания в ней углерода. Видно, что углерод очень резко повышает свойства прочности при одновременном снижении пластичности и вязкости. Это объясняется тем, что цементитные включения тормозят передвижение дислокаций в феррите и, естественно, при увеличении количества повышается их влияние.

При увеличении количества углерода переходная температура хладноломкости стали резко повышается. Каждая 0,1% С повышает на 20оС температуру перехода от вязкого к хрупкому разрушению.

Углерод влияет также и на другие физические свойства стали, в частности, с повышением количества углерода увеличивается электросопротивление и коэрцитивная сила, а магнитная проницаемость уменьшается.

Углеродистые стали подразделяются по способу производства в зависимости от используемых плавильных агрегатов на конверторную, мартеновскую и электросталь. При этом по способу раскисления сталь может быть кипящей (раскислена только марганцем), полуспокойной (раскислена марганцем и кремнием) и спокойной (раскислена марганцем, кремнием и алюминием).

а)

б)

Рисунок 6 - Зависимость механических свойств стали (а) и

фазового состава (б) от содержания углерода

1.4.2.1 Классификация и маркировка углеродистых сталей

По структуре в равновесном состоянии различают доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные стали. Доэвтектоидные стали содержат углерода от 0,025 до 0,8%, их структура состоит из феррита и перлита. Содержание углерода в эвтектоидной стали составляет 0,8% С при полностью перлитной структуре. В заэвтектоидных сталях наряду с перлитной составляющей образуются цементитные включения, а содержание углерода может изменяться от 0,8 до 2,14%.

Наиболее распространена классификация углеродистых сталей по качеству, которое определяется содержанием серы и фосфора, В соответствии с этим признаком стали бывают обыкновенного качества, качественные и высококачественные.

Углеродистые стали обыкновенного качества (табл. 1) маркируются буквами Ст, что означает сталь. После Ст следует условный номер марки от 0 до 6, который отображает химический состав стали. Степень раскисления стали указывается буквами кп, пс, сп, которые означают, соответственно, кипящую (раскисленную марганцем), полуспокойную (раскисленную марганцем и кремнием), спокойную (раскисленную марганцем, кремнием и алюминием). Массовая доля серы в сталях всех марок £ 0,050%, фосфора – £ 0,040%, в Ст0 серы – £0,060%, фосфора – £ 0,070%.

Достаточно часто встречается еще маркировка прошлых лет, в соответствии с которой все стали обыкновенного качества подразделяются на три группы.

Группа А – маркируются Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6.

Группа Б – маркируются буквами М, К, Б (что указывает на способ производства – мартеновский, конверторный, бессемеровский), а затем Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5,Ст6.

Группа В – маркируются ВСт1, ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5, ВСт6.

Стали группы А поставляются с гарантированными механическими свойствами. Они не поддаются горячей обработке. Чем больше номер, тем выше прочность, но ниже пластичность стали.

Стали группы Б поставляются с гарантированным химическим составом и у потребителя могут подвергаться горячей обработке (например, ковке и термической обработке).

Стали группы В поставляются с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (применяются для сварных конструкций).

Таблица 1 - Химический состав углеродистых сталей обыкновенного

качества

| Марка стали | С, % | Mn, % | Si, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст0 Ст1кп Ст1сп Ст2кп Ст2сп Ст3кп Ст3пс Ст3сп Ст4кп Ст4сп Ст5пс Ст5сп Ст6пс Ст6сп | £ 0,23 0,06 - 0,12 0,06 - 0,12 0,09 - 0,15 0,09 - 0,15 0,14 - 0,22 0,14 - 0,22 0,14 - 0,22 0,18 - 0,27 0,18 - 0,27 0,28 - 0,37 0,28 - 0,37 0,38 - 0,49 0,38 - 0,49 | - 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,5 0,3 - 0,6 0,4 - 0,65 0,4 - 0,65 0,4 - 0,7 0,4 - 0,7 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 | - £0,05 0,15 - 0,3 £ 0,05 0,15 - 0,3 £ 0,05 0,05 - 0,17 0,15 - 0,3 £ 0,05 0,15 - 0,3 0,05 - 0,15 0,15 - 0,35 0,05 - 0,15 0,15 - 0,30 |

Стали всех групп с номерами марок 1, 2, 3, 4 по степени раскисления изготавливают кипящими, полуспокойными, спокойными, а стали с номерами 5 и 6 – полуспокойными и спокойными.

Углеродистые качественные стали отличаются от сталей обыкновенного качества меньшим содержанием серы (не более 0,04%) и фосфора (не более 0,035%), а также меньшим количеством неметаллических включений. Химический состав этих сталей ограничивается более узким диапазоном. Качественные углеродистые стали маркируются словом сталь и последующим двузначным числом, которое показывает среднее содержание углерода в стали в сотых долях процента, например, 08, 10, 15 и т.д. (табл. 2).

Таблица 2 - Состав и механические свойства качественных углеродистых сталей

| Марка стали | С, % | Mn,% | Si, % | Cr, % | s0,2, МПа | sв, МПа | δ,% | y, % | KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 0,05-0,12 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,10 | 196 | 320 | 33 | 60 | - |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,15 | 205 | 330 | 31 | 55 | - |
| 15 | 0,12-0,19 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,25 | 225 | 370 | 27 | 55 | - |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,25 | 245 | 410 | 25 | 55 | - |
| 25 | 0,22-0,30 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 275 | 450 | 23 | 50 | 88 |
| 30 | 0,27-0,35 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,5 | 295 | 490 | 21 | 50 | 78 |
| 35 | 0,32-0,40 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 315 | 530 | 20 | 45 | 69 |
| 40 | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 335 | 570 | 19 | 45 | 59 |
| 45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 355 | 600 | 16 | 40 | 49 |
| 50 | 0,47-0,55 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 375 | 630 | 14 | 40 | 38 |
| 55 | 0,52-0,60 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 380 | 650 | 13 | 35 | - |
| 60 | 0,57-0,65 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 400 | 680 | 12 | 35 | - |

При обозначении кипящей или полуспокойной стали в конце марки указывается степень раскисления буквами кп, пс. В случае спокойной стали степень раскисления не указывается. К качественным углеродистым сталям относятся также стали с повышенным содержанием марганца (0,7 - 1,0%). Такие стали имеют в конце марки букву Г.

Для изделий ответственного назначения применяют высококачественные стали с более низким содержанием серы (до 0,025%) и фосфора (до 0,025%). При обозначении высококачественных сталей в конце марки добавляется буква А.

Качественные углеродистые стали  подразделяются на низко-, средне- и высокоуглеродистые в зависимости от содержания углерода. К низкоуглеродистым сталям высокой пластичности и малой прочности относятся стали 08, 08кп, 10, 10кп, 15, 15Г..., 25Г, которые используются для изготовления малонагруженных деталей (кулачковых валов, осей, втулок). Термическая обработка (закалка с отпуском, цементация) значительно повышает прочность и вязкость изделий из этих материалов, что позволяет создавать более легкие конструкции и экономить металл. Среднеуглеродистые стали (с содержанием углерода 0,3...0,55%) в зависимости от требуемых механических свойств используются после нормализации, закалки с высокотемпературным отпуском, закалки ТВЧ и низкотемпературного отпуска. Из этих сталей изготовляют валы, шестерни, шатуны, шпиндели и т.д.

Высокоуглеродистые стали содержат углерода от 0,6 до 0,85% и характеризуются высокими прочностными и упругими свойствами, повышенной износостойкостью. После закалки и отпуска или закалки с нагревом ТВЧ детали из этих сталей могут работать в условиях трения при наличии высоких статических и вибрационных нагрузок. Из этих сталей изготавливают канатную проволоку, а также пружинную проволоку после патентования.

Углеродистые стали, которые содержат 0,7...1,3%С, используются для изготовления ударного и режущего инструмента. Их маркируют У7...У13, где У обозначает углеродистую сталь, а цифра – содержание углерода в десятых долях процента.

К положительным качествам углеродистых сталей относится их достаточно высокий комплекс механических свойств, который обеспечивается проведением термической обработки. Углеродистые стали имеют хорошие технологические свойства. Они недефицитны и дешевы.

Основным недостатком углеродистых сталей является их низкая прокаливаемость (до 15 мм).

1.4.3 Чугуны

1.4.3.1 Общие сведения

Чугунами называют сплавы железа с углеродом, количество которого превышает 2,14%. Значительная часть выплавляемого чугуна переплавляется в сталь, однако не менее чем 20% выплавляемого чугуна используют для изготовления литых деталей.

Чугуны отличаются высокими литейными свойствами и являются одними из основных современных литейных материалов. Около 75% всех отливок изготавливают из чугуна. Более низкая по сравнению со сталями температура плавления и завершение кристаллизации при постоянной температуре (образование эвтектики) обеспечивают более высокие литейные характеристики: жидкотекучесть и заполняемость формы, усадку и меньшую склонность к образованию усадочных трещин.

Из-за низкой пластичности чугуны не подвергаются обработке давлением.

В зависимости от химического состава и условий кристаллизации углерод в чугунах может находиться в химически связанном состоянии в виде цементита или в свободном состоянии в виде графита. В соответствии с этим различают белые чугуны (углерод находится в виде цементита) и серые ( углерод находится в виде графитных включений).

В белых чугунах фазовые превращения происходят в соответствии с диаграммой Fe-Fe3C. В зависимости от содержания углерода они подразделяются на доэвтектические (2,14…4,3%С), эвтектические (4,3%С) и заэвтектические (4,3…6,67%С).

В доэвтектических чугунах структурными составляющими при комнатной температуре являются перлит, ледебурит и цементит; в эвтектических – ледебурит; в заэвтектических – ледебурит и цементит.

Белые чугуны имеют высокую твердость (450…550НВ и выше), обусловленную наличием в них большого количества цементита. Одновременно с высокой твердостью для белых чугунов характерна высокая хрупкость, что исключает их использование для изготовления деталей машин. Находят применение отливки из белых чугунов, которые служат для получения деталей из ковкого чугуна путем проведения графитизирующего отжига. Также находят применение отливки с поверхностным слоем (12…30 мм) из белого чугуна и сердцевиной из серого чугуна. Наличие «отбеленного» поверхностного слоя обеспечивает высокую изностойкость такой отливки.

Промышленное значение имеют серые чугуны, в которых углерод находится в виде графитных включений, и поэтому важное значение приобретают условия их образования, т. е. процесс графитизации.

Графит содержит 100% углерода, а концентрация углерода в цементите составляет всего 6,67%. Кристаллические структуры аустенита и графита существенно различаются, в то время, как кристаллические структуры аустенита и цементита более подобны по своему строению. Поэтому образование цементита из жидкой фазы и из аустенита должно протекать легче, чем графита, поскольку работа образования зародыша и необходимые для этого диффузионные процессы не столь значительны.

Однако смесь феррит + графит или аустенит + графит обладает меньшой свободной энергией, чем смесь феррит + цементит или аустенит + цементит, следовательно, термодинамические факторы способствуют образованию не цементита, а графита.

В силу перечисленных обстоятельств при быстром охлаждении и затруднении диффузионных процессов происходит образование цементита, а при медленном охлаждении определяющим является стремление к минимизации свободной энергии, что приводит к образованию графита.

Серые чугуны различаются по форме графитных включений. Графит, который образуется в чугунах в процессе кристаллизации и последующего охлаждения имеет пластинчатую форму, а чугуны с таким графитом называются собственно серыми.

Образование графита вследствие распада цементита имеет место не только при кристаллизации и охлаждении, но и при нагреве белого чугуна до высоких температур. Это явление используется при производстве так называемого ковкого чугуна. В этом случае центры графитизации растут более или менее равномерно во все стороны и образуются графитные включения хлопьевидной формы. Чугун с таким графитом называют ковким чугуном.

Чугун с шаровидной формой графита, которую получают вследствие модификации магнием и церием, называют высокопрочным чугуном.

Чугуны, так же как и стали, являются многокомпонентными сплавами, в состав которых входят Fe, C, Si, Mn, P и S.

Углерод оказывает определяющее значение на качество чугунов, изменяя литейные свойства и количество графитных включений. Чем выше его концентрация, тем больше выделений графита и ниже механические свойства чугуна, поэтому содержание углерода в промышленных чугунах не превышает 3,8%. Нижний предел содержания углерода составляет 2,4% и лимитируется необходимостью обеспечения достаточных литейных свойств.

Кремний обладает сильным графитизирующим действием, он способствует выделению графита в процессе затвердевания и разложению уже образовавшегося цементита. Содержание кремния в чугунах колеблется от 0,3 до 5%.

Марганец затрудняет протекание процессов графитизации и незначительно улучшает механические свойства чугунов. Количество марганца в чугунах может изменяться в пределах 0,5…1%.

Сера по своей отбеливающей способности в 5 - 6 раз превосходит марганец. Кроме этого, сера снижает жидкотекучесть, увеличивает усадку и повышает склонность к образованию трещин. Поэтому сера является вредной примесью и её содержание в чугунах не превышает 0,15%.

Фосфор практически не влияет на графитизацию. Его предельная растворимость в феррите составляет 0,3%. При большем содержании фосфор образует с железом и углеродом тройную фосфидную эвтектику с температурой плавления 950оС, что увеличивает жидкотекучесть чугунов. Однако эта эвтектика имеет высокую твердость и хрупкость, поэтому повышенное содержание фосфора в отливках до 0,7% допускается лишь при необходимости обеспечения высокой изностойкости. Для художественного литья используются чугуны с содержанием фосфора до 1%.

Из легирующих элементов степень графитизации увеличивают никель и медь, а хром затрудняет процесс образования графита.

Графитные включения влияют на механические свойства отливок, поскольку могут рассматриваться как пустоты соответствующей формы, возле которых концентрируются напряжения. Величина этих напряжений тем больше, чем острее дефект, поэтому в наибольшей мере разупрочняется металл при наличии графитных включений пластинчатой формы, менее опасной является хлопьевидная форма графита, а наиболее приемлемой – шаровидная форма графита. Наибольшее влияние графитные включения оказывают на сопротивление материалов разрушению при жестких способах нагрузки (ударных и растягивающих) и практически не влияют при действии сжимающих нагрузок. Наименьшую пластичность имеют чугуны с пластинчатым графитом (δ = 0,2...0,5%), промежуточную (δ = 5...10%) – с хлопьевидным графитом и наибольшую – с шаровидным графитом (δ £ 15%).

По структуре металлической основы серые, ковкие и высокопрочные чугуны подразделяются на ферритные, ферритно-перлитные и перлитные.

Металлическая основа в чугуне обеспечивает наибольшую прочность и износостойкость, если она имеет перлитную структуру. Присутствие в структуре феррита, не увеличивая пластичность и вязкость чугуна, снижает его прочность и износостойкость. Наименьшей прочностью обладает серый ферритный чугун.

Как конструкционный материал чугуны обладают следующими положительными свойствами. Наличие графита улучшает обработку резанием, поскольку стружка ломается на графитных включениях. По сравнению со сталью чугуны имеют лучшие антифрикционные свойства, в силу того, что графитные включения сами являются смазкой. Чугун прекрасно гасит вибрации и имеет повышенную циклическую вязкость благодаря микропустотам, которые заполнены графитом. Детали из чугуна не столь чувствительны к внешним концентраторам напряжений (выточкам, отверстиям и т. п.) по сравнению со стальными деталями. Чугуны дешевле сталей из-за более простой технологии производства.

1.4.3.2 Серые чугуны

Для изготовления отливок предусматриваются следующие марки чугуна: СЧ10; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35. Возможно изготовление чугуна марок СЧ18, СЧ21, СЧ24. Условное обозначение марки включает буквы СЧ – серый чугун и цифры, которые указывают наименьшее допустимое значение предела прочности при растяжении в МПа, уменьшенное в 10 раз.

Химический состав серых чугунов приведен в таблице 3. Структура металлической основы серых чугунов зависит от количества углерода и кремния. С повышением содержания этих элементов увеличивается степень графитизации и склонность к образованию ферритной структуры металлической основы. Другим фактором, влияющим на структуру, есть скорость охлаждения чугуна, которая зависит от толщины стенки отливок и материала формы.

Модифицирование в значительной степени уменьшает влияние толщины стенок отливок на структуру и свойства чугуна. При модифицировании устраняется цементитная фаза и образуется небольшое количество изолированных графитных включений средней величины. Для модифицирования используют чугуны с пониженным содержанием углерода и кремния (С = 2,8...3,2%, Si = 1...1,5%). В качестве модификаторов используют ферросилиций, силикокальций, алюминий.

Таблица 3 – Механические свойства и химический состав

серых чугунов

| Марка чугуна | sв, МПа | НВ | С, % | Si, % | Mn,% | P, % | S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧ10 | ³ 100 | £ 190 | 3,5 - 3,7 | 2,2 -2,6 | 0,5 -0,8 | £ 0,3 | £0,15 |
| СЧ15 | ³ 150 | £ 210 | 3,5 - 3,7 | 2,0 -2,4 | 0,5 -0,8 | £0,2 | £0,15 |
| СЧ20 | ³ 200 | £ 230 | 3,3 - 3,5 | 1,4 -2,4 | 0,7 -1,0 | £0,2 | £0,15 |
| СЧ25 | ³ 250 | £ 245 | 3,2 - 3,4 | 1,4 -2,4 | 0,7 -1,0 | £0,2 | £0,15 |
| СЧ30 | ³ 300 | £ 260 | 3,0 - 3,2 | 1,3 -1,9 | 0,7 -1,0 | £0,2 | £0,12 |
| СЧ35 | ³ 350 | £ 275 | 2,9 - 3,0 | 1,2 -1,5 | 0,7 -1,1 | £0,2 | £0,12 |

Примечание. Значения временного сопротивления при растяжении и твердости приведены для отливок с толщиной стенки 15 мм.

Серые чугуны используются в станкостроении для изготовления корпусных деталей, зубчатых колес, станин, а в автомобилестроении – для блоков цилиндров, гильз, поршневых колец, распределительных валов, головок цилиндров, дисков сцепления. Из серых чугунов изготавливают сантехнические и бытовые приборы, радиаторы отопления, элементы печной арматуры и т.п.

1.4.3.3 Высокопрочные чугуны

В  их маркировке буквы "ВЧ" обозначают высокопрочный чугун, цифры – наименьшее значение предела прочности при растяжении в МПа, уменьшенное в десять раз. Чем больше прочность высокопрочных чугунов, тем ниже их пластичность.

Механические свойства высокопрочных чугунов представлены в таблице 4. Химический состав высокопрочных чугунов приблизительно следующий: 3,1...3,2% С, 2,6...2,9% Si, 0,6...0,8% Mn, 0,12% Р, 0,03% S, 0.02..0.03% Мg или Си.

Таблица 4 –Механические свойства высокопрочных чугунов

| Марка чугуна | sв, МПа | s0,2, МПа | δ, % | Твердость, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЧ35 | 350 | 220 | 22 | 140 - 170 |
| ВЧ40 | 400 | 250 | 15 | 140 - 202 |
| ВЧ45 | 450 | 310 | 10 | 140 - 225 |
| ВЧ50 | 500 | 320 | 7 | 153 - 345 |
| ВЧ60 | 600 | 370 | 3 | 192 - 277 |
| ВЧ70 | 700 | 420 | 2 | 228 - 302 |
| ВЧ80 | 800 | 480 | 2 | 248 - 351 |
| ВЧ100 | 1000 | 700 | 2 | 270 - 360 |

У высокопрочных, по сравнению с серыми чугунами, наблюдаются более высокая жидкотекучесть, низкая усадка (до 1%), более высокий модуль упругости. Обрабатываемость резанием высокопрочного чугуна при эквивалентной твердости выше, чем отливок из серого чугуна. Высокопрочные чугуны имеют удовлетворительную свариваемость.

Чугунные валы из высокопрочных чугунов по сравнению со стальными имеют более высокую циклическую вязкость и лучшие антифрикционные свойства. Они малочувствительны к внешним концентраторам напряжений и более дешевые, чем стальные. Из высокопрочного чугуна изготовляют также валки прокатных станов, детали турбин и др.

1.4.3.4 Ковкие чугуны

Ковкий чугун получают отжигом отливок из белого чугуна, в структуре которых не должно быть следов графитизации. Для обеспечения этого условия белые чугуны в своем составе имеют пониженное количество углерода и кремния по сравнению с серыми и высокопрочными чугунами.

Формирование конечной структуры и свойств отливок из ковкого чугуна проиcходит во время отжига (рис.7). Отливки выдерживаются в печи при температуре 950…1000оС в течение 15-20 часов. При этом происходит превращение цементита в графит и структура после выдержки состоит из аустенита и графита. Этот этап называется первой стадией графитизации.

При последующем медленном охлаждении или выдержке при температурах 700...720°С происходит превращение в графит цементита, входящего в состав  перлита, образовавшегося в результате эвтектоидного превращения аустенита (вторая стадия графитизации). Структура чугуна после отжига состоит из феррита и графитных включений и, таким образом, получается ковкий ферритный чугун.

Стадия 1

Стадия II

30

15

6…12

20…25

PSK

70…80

950…1000◦С

А1

Рисунок 7 – График графитизирующего отжига отливок из белого чугуна для получения ковкого чугуна

В случае быстрого охлаждения с температуры отжига полностью устраняется вторая стадия графитизации и получается ковкий перлитный чугун. Отжиг является продолжительной и дорогой операцией технологического процесса производства отливок из ковкого чугуна.

Существует 11 марок ковких чугунов (табл. 5). Первые четыре марки – с ферритной, последующие семь марок – с перлитной металлической основой. В маркировке буквы КЧ обозначают ковкий чугун, первая цифра определяет минимальное значение предела прочности в МПа, уменьшенное в 10 раз, а вторая – минимальное значение относительного удлинения в процентах.

Недостатком ковкого чугуна, по сравнению с высокопрочным чугуном, является ограничение толщины стенок для отливок из ковкого чугуна и необходимость проведения дорогостоящего отжига.

Таблица 5 – Механические свойства и химический состав ковких чугунов

| Марка чугуна | sв, МПа | δ, % | Твердость, НВ | С, % | Si, % | Mn, % | P,% | S,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧ30-6 | 294 | 6 | 100 - 163 | 2,6-2,9 | 1,0-1,6 | 0,4-0,6 | 0,18 | 0,20 |
| КЧ33-8 | 323 | 8 | 100 - 163 | 2,6-2,9 | 1,0-1,6 | 0,4-0,6 | 0,18 | 0,20 |
| КЧ35-10 | 333 | 10 | 100 - 163 | 2,5-2,8 | 1,1-1,3 | 0,3-0,6 | 0,12 | 0,20 |
| КЧ37-12 | 362 | 12 | 110 - 163 | 2,4-2,7 | 1,2-1,4 | 0,2-0,4 | 0,12 | 0,06 |
| КЧ45-7 | 441 | 7 | 150 - 207 | 2,5-2,8 | 1,1-1,3 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,20 |
| КЧ50-5 | 490 | 5 | 170 - 230 | 2,5-2,8 | 1,1-1,3 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,20 |
| КЧ55-4 | 539 | 4 | 192 - 241 | 2,5-2,8 | 1,1-1,3 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,20 |
| КЧ60-3 | 588 | 3 | 200 - 269 | 2,5-2,8 | 1,1-1,3 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,20 |
| КЧ65- 3 | 637 | 3 | 212 – 269 | 2,4-2,7 | 1,2-1,4 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,06 |
| КЧ 70-2 | 686 | 2 | 241 - 285 | 2,4-2,7 | 1,2-1,4 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,06 |
| КЧ80-1,5 | 784 | 1,5 | 270 - 320 | 2,4-2,7 | 1,2-1,4 | 0,3-1,0 | 0,10 | 0,06 |

1.4.3.5 Чугуны с вермикулярным графитом

Рассматриваемый чугун разработан и внедрен в 70-х годах прошлого столетия. Соединяет в себе высокие литейные, механические и теплофизические свойства и поэтому применяется для изготовления тонкостенных отливок сложной конфигурации, которые выдерживают значительные тепловые и силовые нагрузки.

В чугунах с вермикулярным графитом структура формируется под действием комплексного модификатора, содержащего магний и редкоземельные металлы. Графит приобретает шаровидную (до 40%) и вермикулярную – в виде мелких тонких прожилок – форму.

Чугуны с вермикулярным графитом маркируются следующим образом: сначала идут буквы ЧВГ (чугун, вермикулярный графит), затем первое число, которое указывает минимальное значение временного сопротивления прочности при растяжении в мегапаскалях, далее второе число, определяющее минимальное значение относительного удлинения в процентах. Например, марка ЧВГ 400-4 означает, что чугун с вермикулярным графитом имеет sв ≥ 400 МПа и δ ≥ 4%.

По механическим свойствам чугуны с вермикулярным графитом занимают промежуточное положение между серыми и высокопрочными чугунами (табл.6). Они прочнее серых чугунов, особенно при циклических нагрузках, отличаются хорошей теплопроводностью, что обеспечивает их стойкость к теплосменам.

Таблица 6 – Механические свойства чугунов  с вермикулярным графитом

| Марка чугуна | ЧВГ 300-3 | ЧВГ 350-2 | ЧВГ 400-1,5 | ЧВГ 450-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sв, МПа | 300 | 350 | 400 | 450 |
| δ, % | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,9 |

1.4.3.6 Антифрикционные и легированные чугуны

Серые, ковкие и высокопрочные чугуны используются как антифрикционные материалы. Находят применение следующие марки чугунов: АЧС-1, АЧС-2, АЧС-4 (перлитная основа, поддаются закалке и нормализации); АСЧ-3 (феррито-перлитная основа, используется без обработки); АСЧ-5 (основа аустенитная, поддается закалке и нормализации); АСЧ-6 (перлитная пористая основа, без обработки); АЧВ-1 (перлитная основа, поддается закалке и нормализация); АЧВ-2 (феррито-перлитная основа, без обработки), АЧК-1 (перлитная основа, поддается закалке и нормализации); АЧК-2 (феррито-перлитная основа, без обработки).

При легировании хромом, кремнием и алюминием чугуны имеют большую жаростойкость. Из легированных чугунов распространены хромистые чугуны ЧХ1, ЧХ2, ЧХ16, 4X28, 4Х32, кремнистые чугуны ЧС5, ЧС13 и алюминиевые чугуны ЧЮХШ, ЧЮ6С5, ЧЮ22Ш, ЧЮ30 (табл. 7).

Таблица 7 – Химический состав легированных чугунов

| Марка чугуна | C, % | Si, % | Cr, % | Другие элементы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧХ22 | 2,4 – 3,6 | 0,2 – 1,0 | 19,0-25,0 | 0,15 - 0,35%Ti |  |
| ЧХ32 | 1,6 - 3,2 | 1,5 - 2,5 | 30,0 - 34,0 | 0,1 - 0,3% Ti | Эксп. до 1150оС |
| ЧХ22С | 0,6 - 1,0 | 3,0 - 4,0 | 19,0 - 25,0 |  |  |
| ЧС5Ш (силан) | 2,7 - 3,3 | 4,5 - 5,5 |  |  | Эксп. до 800оС, стоек в атмосферах, содержащих сернистый газ и пары воды |
| ЧС15 (ферросилид) | 0,3 – 0,8 | 14,1–16,0 |  |  | Для изготовления деталей химической аппаратуры |
| ЧЮ22Ш (чугаль) | 1,6 – 2,5 | 1,0 – 2,0 |  | 19,0–25,0% Al | Эксп. до 1100оС |
| ЧН15Д7 (нирезист) | 2,2 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 14,0 - 16,0 %Ni, 5,0 - 5,8 %Cu | Для изготовления деталей химической аппаратуры |

Маркируются чугуны буквой Ч, за которой идут буквы, указывающие название легирующих элементов, а затем цифры, определяющие количество этих элементов в процентах. Буква Ш в конце обозначает наличие шаровидного графита.

2 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

2.1 Общие положения термической обработки

Одной из важных проблем современного технического развития является улучшение технико-экономических показателей машин, механизмов и инженерных сооружений на основе снижения их удельной металлоёмкости, а также увеличения эксплуатационной надежности и долговечности. Термическая обработка – самый распространенный в современной технике способ изменения свойств металлов и сплавов. Чем ответственней конструкция, тем больше в ней термически обработанных деталей. По глубине и разнообразию структурных изменений, возникающих в результате термической обработки, с ней не могут сравниться ни механические, ни какие-либо другие виды воздействия на металл. Во всем мире по уровню использования в промышленности термической обработки судят о техническом уровне и культуре производства.

Термическая обработка – это технологический процесс тепловой обработки изделий из металлов и сплавов с целью изменения их структуры и свойств в заданном направлении. Эта цель достигается с помощью нагрева и выдержки при определенной температуре в течение заданного времени и последующего охлаждения. Температуру нагрева сплавов данного состава выбирают, исходя из их диаграммы состояния. Длительность выдержки должна обеспечить сквозное или поверхностное нагревание изделий, протекание фазовых превращений, растворение карбидов, коагуляцию фаз и т. п. Скорость последующего охлаждения определяет вид термической обработки.

Основными параметрами термической обработки являются температура и время. К вспомогательным параметрам относятся скорости нагревания и охлаждения. Любой режим термической обработки может быть представлен в виде графика в координатах: температура, время.

Основой всех превращений при термической обработке есть стремление системы к минимуму свободной энергии. Фазовые превращения в сплавах происходят вследствие того, что одно состояние системы становится менее стабильным по сравнению с другим, то есть имеет большую свободную энергию.

Во время термической обработки в стали происходят такие основные фазовые превращения:

- феррита и цементита в аустенит при нагревании выше точки Ас1;

- аустенита в феррит и цементит при охлаждении ниже точки Аr1;

- аустенита в мартенсит при охлаждении со скоростями больше критических;

- мартенсита в феррит и карбиды при его нагревании ниже точки Ас1.

Как видно из графика, приведенного на рис. 8, при температурах выше точки А1 наименьшую свободную энергию имеет аустенит, и поэтому происходит его образование при нагреве стали.

IV

III

I

II

F

Т

Рисунок 8 - Зависимость свободной энергии F от температуры для различных структурных составляющих стали (А –

аустенит, М – мартенсит, П –  перлит)

Ниже температуры А1 происходит обратное превращение.

При температуре ниже То свободная энергия перлита минимальна, но работа, необходимая для перехода аустенита в мартенсит меньше, чем для образования перлита. Данное обстоятельство способствует предварительному образованию мартенсита, после чего при соответствующих условиях будет образовываться феррито-цементитная смесь.

2.2 Превращения при нагревании и охлаждении стали

2.2.1 Образование аустенита при нагревании

Процесс образования аустенита при нагревании углеродистой стали состоит из полиморфного превращения a ® g и растворения в аустените цементита.

При нагревании эвтектоидной стали с исходной перлитной структурой выше АС1 происходит образование зародышей аустенита на базе фазовых флуктуаций на межфазных поверхностях между ферритом и цементитом. Последующий рост зародышей происходит за счет разной концентрации углерода на границах «цементит-аустенит» и «феррит - аустенит», в результате чего наблюдается диффузионный перенос углерода от первой границы ко второй и растворение цементита для восстановления равновесия. После полного растворения цементита аустенит является неоднородным и нужна некоторая выдержка для достижения его однородности (гомогенизации).

Поскольку граница между составляющими перлита (ферритом и цементитом) очень распространена, то превращение начинаются с образования большого количества малых зерен. Размер этих зерен характеризует величину начального зерна аустенита (рис. 9).

При повышении температуры зерна аустенита начинают расти и в зависимости от кинетики этого процесса различают два типа сталей: наследственно мелкозернистые и наследственно крупнозернистые. Первый тип сталей характеризуется малой склонностью, а второй - повышенной склонностью к росту зерна. Таким образом, наследственная зернистость характеризует склонность аустенитного зерна к росту.

Наследственная зернистость зависит от наличия нерастворенных в аустените дисперсных карбидов, окислов и нитридов, которые размещаются по границам зерен и оказывают барьерное действие при росте зерна. Это обусловливает влияние раскисления стали и её химического состава. Спокойные стали, раскисленные при выплавке алюминием, ванадием, титаном, являются наследственно мелкозернистыми. Карбидо- и нитридообразующие элементы (Cr, Mo, W, V, Nb, Ti, Zr) задерживают рост зерна аустенита, причем, чем более стойкие к растворению при нагревании образуются фазы, тем сильнее эффект.

Аустенит

Начальное

зерно

Перлит

Размер исходного          зерна

К

М

Рисунок 9 - Рост зерна аустенита при повышении температуры для крупнозернистых (К) и мелкозернистых (М) сталей

Кипящие стали, раскисленные при выплавке только марганцем, являются наследственно крупнозернистыми. Из легирующих элементов увеличивают склонность к росту зерна марганец и бор.

После растворения барьеров, которые сдерживают рост зерна в наследственно мелкозернистой стали, оно начинает быстро расти. При нагревании выше 950-1000°С размер зерен в наследственно мелкозернистой стали может быть даже больше, чем в наследственно крупнозернистой стали при этой температуре.

Зерно аустенита, полученного в стали в результате термической обработки, называется действительным и его размер зависит от температуры и длительности выдержке при нагревании.

На свойства стали влияет только действительный размер зерна. Наследственный размер зерна на свойства не влияет. От величины зерна почти не зависят статические характеристики (НВ, sВ, s0,2, ), но сильно снижается при его увеличении ударная вязкость и повышается порог хладноломкости.

Превращение перлита в аустенит может происходить в полном соответствии с диаграммой состояния „железо-цементит" лишь при условии очень медленного нагревания. В реальных условиях превращение проходит при температурах выше, чем А1, и чем быстрее происходит нагревание, тем интенсивнее и при более высокой температуре оно происходит. Процесс превращения перлита в аустенит ускоряется также при повышении содержания углерода в стали и увеличении дисперсности участков перлита.

Приведенные положения касаются только эвтектоидной стали, а доэвтектоидные и заэвтектоидные стали будут иметь структуру однородного аустенита лишь при нагревании выше линии, соответственно, АС3 и Асm.

2.2.2 Превращения аустенита при охлаждении

2.2.2.1 Перлитное превращение

При охлаждении аустенита эвтектоидной стали ниже линии А1 происходит его распад на феррит и цементит Fey(C) Þ Fea(C) + Fe3C. Скорость этого процесса определяется следующими факторами.

При температуре А1 превращение не происходит, а может начаться только после некоторого переохлаждения, когда свободная энергия аустенита будет выше свободной энергии смеси феррита и цементита. Чем больше переохлаждение, тем более разница свободных энергий и тем быстрее проходит превращение.

Фазы, которые образуются при распаде аустенита, сильно отличаются по составу ( феррит содержит 0,025%С, цементит – 6,67% С) и поэтому для такого превращения необходима диффузия, скорость которой при понижении температуры будет уменьшаться.

Таким образом, на процесс превращения аустенита при переохлаждении ниже А1 влияют два противоположных по действию фактора. При снижении температуры увеличивается разница свободных энергий, что должно повышать скорость превращения. Но при этом замедляются диффузионные процессы, что снижает скорость превращения.

Степень переохлаждения предопределяет механизм и кинетику превращения и, как следствие, структуру и свойства стали.

Превращение аустенита анализируют в изотермических условиях, охлаждая образцы до определенной температуре ниже А1 и фиксируя начало и конец распада аустенита. Далее точки начала и конца превращения соединяются кривыми, в результате чего на диаграмме изотермического распада аустенита образуются С-образные кривые (рис. 10).

При эвтектоидном превращении аустенита увеличивается удельный объем, падает электросопротивление и сталь переходит из парамагнитного в ферромагнитное состояние, На исследовании изменений этих физических свойств основаны дилатометрический, электрический и магнитный методы определения времени начала и конца превращения.

Устойчивость переохлажденного аустенита характеризуется инкубационным периодом, т. е. отрезком времени (от оси координат до линии начала превращения), в течение которого обычные методы не фиксируют появление продуктов распада.

Температура, соответствующая минимальному инкубационному периоду, называется температурой минимальной устойчивости аустенита (tmin).

200

1

Перлит

Сорбит

Троостит

Бейнит верхний

Бейнит нижний

А1

Перлитное

превращение

HB

Аустенит  (устойчивый)

Мартенсит и аустенит

300

400

500

600

700

0

-100

100

0

350

250

150

200

400

600

Мартенсит и аустенит (остаточный)

Мартенситное превращение

Промежуточное превращение

Конец

превращения

Начало

превращения

lg t

Рисунок 10 - Диаграмма  изотермического распада

аустенита в эвтектоидной стали

На диаграмме изотермического распада аустенита различают три области, соответствующие перлитному (А1…tmin,оС), промежуточному (tmin,оС…Мн) и мартенситному (ниже Мн) превращениям.

Характерной особенностью перлитного превращения является кооперативный рост двухфазной перлитной колонии путем диффузионного образования феррита и цементита. Центром образования перлитной колонии может быть или цементит, или феррит, зарождение которых облегчено на границах аустенитных зерен.

При образовании и росте цементитной пластины аустенит вблизи нее обедняется углеродом и создаются условия для зарождения ферритных пластин путем полиморфного g - a превращения. При последующем росте ферритной пластины углерод оттесняется в аустенит, поскольку феррит практически не содержит углерода, и в обогащенном аустените создаются условия для появления новых цементитных пластин, и т. д.

Межпластиночное расстояние (или суммарная толщина пластин феррита и цементита) постоянно для данной температуры образования и с увеличением переохлаждения уменьшается, при этом прочностные свойства и твердость возрастают.

При распаде аустенита в температурном диапазоне от А1 до 650оС межпластиночное расстояние в колонии равно 0,5…1 мкм, строение хорошо видно при средних увеличениях в микроскопе, твердость составляет 170…230 НВ и такой эвтектоид называют перлитом.

В районе температур 650…600оС образуется сорбит, твердость которого составляет 230…330НВ, а межпластиночное расстояние – 0,2…0,4 мкм. Строение сорбита можно выявить лишь при больших увеличениях оптического микроскопа.

Распад аустенита в интервале температур 600оС…tmin,оС приводит к образованию троостита, представляющего собой дисперсную (строение выявляется только при электронномикроскопическом исследовании) механическую смесь с межпластиночным расстоянием до 0,1 мкм и твердостью 330…400 НВ.

В до- и заэвтектоидных сталях перлитному превращению должно предшествовать выделение избыточных фаз, соответственно, феррита и избыточного цементита. Количество избыточной фазы с увеличением скорости охлаждения уменьшается и при достаточно большом переохлаждении её образование в виде самостоятельной структурной составляющей полностью предотвращается (рис. 11).

АС3

АС1

МН

Аустенит + феррит

Аустенит + карбиды

АСМ

АС1

а)

б)

Рисунок 11 - Диаграмма изотермического распада аустенита в

доэвтектоидной (а) и заэвтектоидной (б) сталях

2.2.2.2 Мартенситное превращение

Если аустенит переохладить до температуры, когда отсутствует диффузия углерода, то превращение аустенита происходит без выделения из него углерода и осуществляется лишь полиморфное превращение Feg(C) ⇒> Fea(C). Это превращение называется бездиффузионным, а образовавшаяся структура – мартенситом.

Мартенсит является пересыщенным твердым раствором углерода в a – железе, поскольку в нем концентрация углерода такая же, как в исходном аустените, а в Fea в равновесном состоянии при комнатной температуре растворяется только 0.0025% C.

Превращение является бездиффузионным, перестраиваются только атомы железа. Мартенситное превращение понимают как сдвиг или смещение какого-то объема металла по определенной плоскости на расстояния меньше межатомных с одновременным g Þ a  превращением.

Вследствие растворения большого количества углерода объемно-центрированная кубическая решетка феррита вытягивается вдоль одного из ребер (с). Характерной для решетки мартенсита является степень тетрагональности, то есть отношение с / а > 1, которое зависит от количества углерода, растворенного в решетке.

В сталях мартенситное превращение является необратимым, кристаллы мартенсита образуются за 10-7с, а вся порция кристаллов за 10-3с, после чего превращение прекращается и возобновляется после продолжения охлаждения.

1,2

0,8

0,4

0

-200

-100

500

400

300

0

200

100

1,6

2,0     С,%

20

Рисунок 12 - Зависимость температуры начала (Мн) и конца (Мк)

мартенситного превращения от содержания углерода в

углеродистых сталях

Мартенситное превращение происходит в некотором температурном диапазоне. Существуют температуры начала (Мн) и конца (Мк) мартенситного превращения, которые снижаются при повышении содержания углерода (рис. 12). Вследствие этого в сталях с содержанием углерода > 0,5% мартенситное превращение не завершается при комнатной температуре и часть аустенита не распадается. Этот аустенит называется остаточным и его количество увеличивается с повышением в стали углерода.

Температура начала мартенситного превращения не зависит от скорости охлаждения, а определяется только химическим составом.

При температуре МН превращение только начинается и, чтобы оно развивалось, необходимо непрерывно охлаждать углеродистую сталь в мартенситном интервале. Если охлаждение приостановить и выдерживать углеродистую сталь при постоянной температуре внутри мартенситного интервала, то образование мартенсита почти сразу же прекращается.

Мартенсит имеет игольчатую структуру. При образовании пластина мартенсита развивается внутри зерна аустенита, разрастаясь от границы к границе. Это означает, что чем крупнее зерно аустенита, тем длиннее будут образовавшиеся мартенситные пластины. Для получения высокого комплекса механических свойств необходимо добиваться мелкоигольчатой мартенситной структуры, что достигается лишь при начальном мелком зерне аустенита.

2.2.2.3 Бейнитное превращение

Температурный интервал бейнитного превращения размещается между интервалами перлитного и мартенситного превращений и поэтому его еще называют промежуточным.

Механизм бейнитного превращения сложнее, чем перлитного и мартенситного и реализуется следующим образом. В переохлажденном аустените происходит  диффузионное перераспределение углерода, в результате которого образуются обогащенные и обедненные углеродом участки аустенита. Образование концентрационной неоднородности приводит к возникновению напряжений, которые вызывают мартенситное превращение в участках аустенита с малым количеством углерода (до 0.3%), для которых точка Мн совпадает с температурой изотермической выдержки. Выделение карбидов, которые наблюдаются в структуре стали после бейнитного превращения, проходит уже после g Þ a превращения.

При высоких температурах, близких к перлитному превращению, концентрационное перераспределение более значительное, чем при низких температурах ближе точки Мн. Из-за этого различают верхний и нижний бейниты, отличающиеся по микроструктуре и свойствам.

Бейнит, образовавшийся при 400...550оС, называют верхним. Он имеет перистое строение и обладает неблагоприятным сочетанием механических свойств: пониженная прочность (из-за сохранения нераспавшегося аустенита) сочетается с низкими пластичностью и вязкостью.

При более низких температурах образуется нижний бейнит с пластинчатым строением. Нижний бейнит, образовавшийся при температурах на 50...100оС выше линии Мн обладает высокой прочностью и одновременно высокими пластичностью и вязкостью.

2.2.3 Превращения мартенсита при нагревании

Наиболее удобно превращения при отпуске изучать с помощью дилатометрического анализа, который фиксирует изменения размеров образцов, связанные с внутренними превращениями. Аустенит имеет наименьший удельный объем, а мартенсит – наибольший.

Начиная от 80°С до 200°С наблюдается сокращение длины. Это является первым превращением при отпуске, во время которого углерод выделяется из мартенсита и его тетрагональность становится близкой к единице. Такой мартенсит называют отпущенным. Таким образом, вследствие первого превращения при отпуске образуется отпущенный мартенсит, который является гетерогенной смесью пересыщенного феррита (неоднородной концентрации) и когерентно связанных с ним карбидных частиц.

При нагреве выше 200°С проходит превращение остаточного аустенита в гетерогенную смесь, которая состоит из пересыщенного феррита и карбидов, то есть остаточный аустенит превращается в отпущенный мартенсит с содержанием углерода 0,15 - 0,2 %.

Уменьшение удлинения при нагреве cвыше 300°С указывает на полное выделение избыточного углерода из феррита и снятие внутренних напряжений, которые возникли вследствие предыдущих превращений. Одновременно карбид отделяется от феррита и превращается в цементит. Таким образом, снятие внутренних напряжений является отличительной особенностью третьего превращения при отпуске. При 400°С третье превращение заканчивается и сталь состоит из феррита и цементита.

Последующее повышение температуры до 500оС и выше ведет к сфероидизации и коагуляции выделившегося цементита, поэтому отличительной особенностью четвертого превращения при отпуске закаленной стали является укрупнение карбидных частиц.

При отпуске свыше 400°С образуется смесь феррита и цементита и поэтому образующиеся структуры имеют такое же название, как структуры, полученные при диффузионном распаде аустенита. Сталь, которая отпущена при 350-500°С, имеет структуру троостита отпуска, а при 500-680°С – сорбита отпуска.

Структуры, полученные в результате распада аустенита и образующиеся при нагревании мартенсита, отличаются по твердости и имеют разную степень дисперсности цементитных частиц. В феррито-цементитной смеси, полученной после распада аустенита, цементит имеет пластинчатую форму, тогда как цементит, образовавшийся при отпуске мартенсита, имеет зернистую форму.

Форма, размер и распределение частиц цементита в феррито-цементитной смеси влияют на механические свойства сталей: твердость, прочность, пластичность, вязкость. Феррит имеет высокую пластичность и низкую твердость 80-100 НВ. Цементит имеет почти нулевую пластичность, но очень большую твердость (800 НВ). Пластической деформации (при том или ином виде нагружения) может подвергаться только феррит. Цементитные частицы противодействуют пластической деформации, поскольку возле них возникают искажения кристаллической решетки, что препятствует движению дислокаций.

При малом количестве цементитных включений (пластическая деформация развивается относительно беспрепятственно) прочность и твердость металла изменяются незначительно. При образовании большого количества мелких карбидов и возникающего при этом значительного эффекта торможения дислокаций из-за искажений кристаллической решетки сталь упрочняется. При укрупнении карбидных частиц и увеличении расстояния между ними свободный пробег и размножение дислокаций увеличиваются, что повышает способность металла к пластической деформации.

2.3 Виды термической обработки

Любой процесс термической обработки можно описать графиком, показывающим изменение температуры во времени. По графику можно определить температуру нагрева, скорости нагрева и охлаждения, длительность выдержки при температуре нагрева и общую продолжительность процесса, но получить информацию о виде термической обработки не представляется возможным. Вид термической обработки определяется не характером изменения температуры во времени, а типом фазовых и структурных изменений в металле. Основываясь на этом признаке, А. А. Бочвар разработал классификацию основных видов термической обработки металлов и сплавов.

Термическая обработка подразделяется на собственно термическую, химико-термическую и термомеханическую обработки.

Собственно термическая обработка заключается только в термическом воздействии на металл или сплав. При химико-термической обработке дополнительно производится диффузионное насыщение металлами и неметаллами. Термомеханическая обработка предусматривает сочетание термического воздействия и пластической деформации.

Собственно термическая обработка включает следующие основные виды: отжиг; закалка; отпуск и старение.

2.3.1 Отжиг

Отжиг – операция термической обработки, включающая нагрев стали, как правило, выше температуры фазовых превращений, выдержку и последующее медленное охлаждение, осуществляемое, чаще всего, вместе с печью.

При медленном охлаждении стали по своему состоянию приближаются к фазовому и структурному равновесию, а получаемые структурные составляющие соответствуют диаграмме «железо – цементит». После отжига сталь имеет низкие значения твердости и прочности и высокую пластичность.

В большинстве случаев отжиг является подготовительной термической обработкой. Отжигу подвергают отливки, поковки, прокат. В некоторых случаях отжиг является конечной термической обработкой, например отжиг крупных отливок.

Различают отжиг I и II рода.

2.3.1.1 Отжиг I рода

Отжиг 1-го рода частично или полностью устраняет отклонения от равновесного состояния, возникшие при предыдущей обработке, причем его проведение не обусловлено фазовыми превращениями. Различают следующие разновидности отжига 1-го рода: диффузионный, рекристаллизационный и релаксационный.

Диффузионному или гомогенизирующему отжигу подвергают отливки и слитки из легированных сталей для уменьшения дендритной ликвации. Металл нагревают до температур 1100…1200°С, при которых наиболее полно протекают диффузионные процессы, необходимые для выравнивания химического состава по всему объему детали.

Нагрев осуществляется со скоростью 100-150 град/ч, а продолжительность выдержки зависит от химического состава стали и массы садки. Чрезмерно длительные выдержки при гомогенизации нецелесообразны, так как они снижают производительность процесса и приводят к излишнему расходу энергоресурсов. Время выдержки при диффузионном отжиге может достигать нескольких десятков часов.

После гомогенизации сталь имеет крупное зерно, которое измельчается при последующей обработке давлением или обычном полном отжиге.

Рекристаллизационному отжигу подвергают холоднодеформированный металл для снятия наклепа. Кроме рекристаллизации феррита при отжиге могут происходить коагуляция и сфероидизация цементита, что повышает пластичность и облегчает обработку давлением. Данный вид термической обработки предусматривает нагрев стали выше температуры рекристаллизации. Для низкоуглеродистых сталей (до 0,2%С) температуру отжига после прокатывания или штампования заготовок выбирают в пределах 680…700оС с выдержкой до 10 часов. Отжиг калиброванных прутков после холодной протяжки из легированных сталей проводят при 680…740оС в течение 0.5…1.5 ч.

Релаксационный отжиг используют для обработки литья, сварных соединений и механообработанных деталей, когда в результате неравномерного охлаждения или неоднородного пластического деформирования возникают напряжения, наличие которых может вызвать изменение размеров и деформацию деталей.

Отжиг для снятия напряжений осуществляется при температурах 160… 700оС с последующим медленным охлаждением. Например, для многих деталей прецизионных станков проводят отжиг при 570…600оС в течение 2…3 часов после основной механической обработки и при 160…180оС такой же продолжительности после окончательной механической обработки для снятия шлифовальных напряжений. Отжиг для снятия напряжений после сварки проводится при 650…700оС.

2.3.1.2 Отжиг II рода

Отжиг II рода заключается в нагревании стали до температур свыше АС1 или АС3, выдержке и последующем медленном охлаждении. В процессе нагрева и охлаждения происходят фазовые превращения, которые определяют структуру и свойства стали.

Основные цели отжига: перекристаллизация стали, снятие внутренних напряжений, снижение твердости и улучшение обрабатываемости.

При фазовой перекристаллизации в процессе отжига измельчается зерно, устраняется видманштеттовая структура и строчечность. Характерным структурным дефектом стальных отливок и сталей, нагретых до температур 1100…1200оС (явление перегрева), является наличие крупного зерна аустенита. При ускоренном охлаждении крупнозернистого аустенита создаются условия для образования видманштеттовой структуры, которая характеризуется тем, что кристаллы доэвтектоидного феррита ориентированно произрастают относительно кристаллической решетки аустенита и имеют форму пластин. Видманштеттов феррит наблюдается лишь в сталях, содержащих менее 0,4 % С и наиболее четко проявляется при ускоренном охлаждении стали в интервале температур от А1 – 50оС до 600..550оС.

Строчечная структура возникает из-за загрязнения неметаллическими включениями, которые при обработке давлением вытягиваются, и феррит, зарождаясь на них, образует вытянутые скопления.

Еще одной важной целью отжига является предотвращение образования флокенов при производстве крупных поковок.

Известно, что одной из главных причин образования флокенов является повышенное содержание водорода в стали. Флокены обычно образуются в катаной стали или в поковках, но иногда встречаются и в литой стали. Как правило, они располагаются в центральной части поковок и берут свое начало в ликвационных участках, обогащенных углеродом, фосфором, серой и легирующими элементами.

Причиной образования флокенов является диффузионно-подвижный водород, а температура их образования лежит ниже 200оС. Образованию флокенов способствует наличие дополнительных внутренних напряжений (структурных, термических и механических), которые увеличивают локальную концентрацию водорода в твердом растворе. Только растягивающие напряжения при совместном действии с водородом могут вызвать образование флокенов, сжимающие напряжения уменьшают опасность флокенообразования.

Все стали общего назначения по степени флокеночувствительности подразделяют на четыре группы. К первой группе относят углеродистые стали 15…55. Во вторую группу включены низколегированные стали: 20Х…55Х, 10Г2, 50Г, 50Г2, 60ХГ, 15ХМ, 35ХМ, 38Х2МЮА, 20ГС, 25ГС, 20ХГСА, 35ХГСА, 08ГДНФ. Третью группу составляют среднелегированные стали: 20ХН; 40ХН; 50ХН; 60ХН; 40ХНМ; 34ХН1МА; 38ХГН; 12Х1М1Ф; 15Х1М1Ф; 5ХГМ. Высоколегированные стали 34ХН3М. 38ХН3М, 18Х2Н4МА, 5ХНМ, 5ХНМ2 по своей флокеночуствительности отнесены к четвертой группе.

Продолжительность противофлокенного отжига поковок, в зависимости от флокеночувствительности стали и размеров поковок, может достигать несколько сотен часов, что делает этот процесс дорогостоящим.

Существуют следующие виды отжига 2-го рода: полный, неполный и изотермический отжиг. (рис. 13).

При полном отжиге доэвтектоидная сталь нагревается выше Ас3 на 30~50°С, выдерживается при этой температуре до полного завершения фазовых превращений и медленно охлаждается. При этом ферритно-перлитная структура превращается при нагреве в аустенитную, которая при последующем медленном охлаждении распадается на феррит и перлит, и, таким образом, происходит полная перекристаллизация.

На практике скорость нагрева обычно близка к 100 град/ч, а продолжительность выдержки колеблется от 0,5 до 1 ч на 1 т нагреваемого металла. Медленное охлаждение с температуры нагрева должно обеспечить распад аустенита с образованием перлита. Легированные стали охлаждают значительно медленнее (10 - 100 град/ч), чем углеродистые (150 - 200 град/ч).

АС3

АС1

МН

Полный отжиг

Изотермический отжиг

Нормализация

t, час

Рисунок 13 - Схемы проведения отжига и нормализации

доэвтектоидной стали

Чрезмерное превышение температуры нагрева над точкой Ас3 вызывает рост зерна аустенита, что ухудшает свойства стали.

Неполный отжиг заключается в нагреве выше АС1 и медленном охлаждении. При этом происходит частичная перекристаллизация только перлита, а феррит в доэвтектоидных сталях и цементит в заэвтектоидных не претерпевают изменений.

Неполному отжигу подвергают доэвтектоидные стали с целью снятия внутренних напряжений и улучшения обрабатываемости резанием. Применение его допустимо лишь в том случае, когда нагрев в процессе предварительной обработки давлением не привел к образованию крупного зерна (иначе необходим полный отжиг с фазовой перекристаллизацией).

Неполный отжиг заэвтектоидных сталей называется сфероидизирующим. В результате получают структуру зернистого перлита. Охлаждение при сфероидизации должно быть медленным, чтобы обеспечить распад аустенита на ферритно-карбидную смесь и коагуляцию образовавшихся карбидов. Целью проведения сфероидизирующего отжига является улучшение обрабатываемости резанием. Кроме этого, стали со структурой зернистого перлита менее склонны к перегреву, образованию трещин и деформации при последующей закалке.

Изотермический отжиг часто проводят на практике с целью экономии времени. В этом случае деталь нагревают, а затем быстро охлаждают (чаще переносом в другую печь) до температуры, лежащей ниже АС1 на 50-100°С. При этой температуре деталь выдерживается до полного распада аустенита (т. е. осуществляется изотермическая выдержка), после чего охлаждается на воздухе (рис. 13).

В настоящее время изотермический отжиг часто применяют для легированных сталей, так как он сокращает продолжительность процесса. Для ускорения отжига температуру изотермической выдержки желательно выбирать близкой к температуре минимальной устойчивости переохлажденного аустенита в перлитной области.

После изотермического отжига получается более однородная структура, что связано с выравниванием температуры по сечению детали и превращением по всему объему одновременно.

2.3.1.3 Нормализация

Нормализацией называется нагрев доэвтектоидной стали до температуры выше АС3, а заэвтектоидной – выше Аcm на 30…50°С с последующим охлаждением на воздухе. При нормализации происходит перекристаллизация стали и устранение крупнозернистой структуры, возникающей при литье или ковке.

В результате охлаждения на воздухе распад аустенита на ферритно-цементитную смесь происходит при более низких температурах, а следовательно, повышается дисперсность её структуры и твердость. Полученная структура называется сорбитом.

Нормализации подвергают низкоуглеродистые стали вместо отжига. Твердость при этом выше, чем при отжиге, но для низкоуглеродистых сталей ее значения достаточно низкие. При этом по сравнению с отжигом улучшается качество поверхности при резании.

Для среднеуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо закалки и высокого отпуска. Механические свойства при этом снижаются, но уменьшается деформация изделий по сравнению с возникающей при проведении закалки и высокого отпуска.

Высокоуглеродистые (заэвтектоидные) стали подвергают нормализации с целью устранения цементитной сетки.

Нормализацию с последующим высоким отпуском (600 - 650°С) часто применяют для исправления структуры легированных сталей вместо отжига.

2.3.2 Закалка

2.3.2.1 Общие положения

Существует три принципиально различающихся между собой вида закалки:

- закалка с полиморфным превращением;

- закалка без полиморфного превращения;

- закалка с оплавлением поверхности.

Закалка с полиморфным превращением (закалка стали на мартенсит) на протяжении веков является основным способом упрочнения стали, а в настоящее время применяется и для закалки сплавов цветных металлов.

Закалка без полиморфного превращения была открыта на рубеже 20-го века, и её промышленное использование началось одновременно с применением алюминиевых сплавов. Закалка без полиморфного превращения применима для сплавов, имеющих переменную в зависимости от температуры растворимость компонентов. В результате закалки образуется пересыщенный твердый раствор, но кристаллическая решетка остается неизменной.

Закалка с оплавлением поверхности появилась в 70-х годах прошлого века, когда в промышленности начали использовать лазерный нагрев.

Закалка стали – это термическая обработка, которая включает нагрев до температуры выше фазовых превращений, выдержку при этой температуре и быстрое охлаждение со скоростью, превышающей критическую (рис. 13). Закалка является упрочняющей термической обработкой. Повышение твердости и прочности обеспечивается за счет получения структуры мартенсита. Закалка не является окончательной операцией, и после нее обязательно производится отпуск.

Результаты закалки во многом зависят от правильного выбора температуры нагрева для закалки. Доэвтектоидные стали для закалки следует нагревать до температуры на 30-50°С выше Ас3. В этом случае сталь с исходной структурой перлит + феррит нагревается до аустенитного состояния и при охлаждении со скоростью больше критической получается мартенсит. Такая закалка называется полной.

Неполная закалка осуществляется от температур, которые соответствуют межкритическому интервалу от АС1 до АС3, и используется только для листовой низколегированной стали для получения структуры феррита с небольшими участками мартенсита до 20%. Такая структура обеспечивает достаточно высокие механические свойства и, одновременно, способность к штамповке. Во всех других случаях неполная закалка доэвтектоидных сталей не используется, поскольку механические свойства получаются более низкими по сравнению с закалкой от температур выше АС3.

Заэвтектоидные стали нагревают для закалки на 15…20°С выше АС1. При этих температурах в стали наряду с аустенитом имеется цементит. Поэтому после закалки в структуре заэвтектоидных сталей присутствуют мартенсит с небольшим количеством остаточного аустенита и нерастворенные частицы цементита, имеющие высокую твердость. Интервал закалочных температур не должен превышать 15…20оС, так как чрезмерное повышение температуры закалки вызывает интенсивный рост зерна, что приводит к снижению прочности и сопротивления хрупкому разрушению.

Закалка заэвтектоидных сталей, по сути, является неполной. Если заэвтектоидную сталь нагревать для закалки выше Асm ,то ее структура будет состоять из крупноигольчатого мартенсита с повышенным содержанием остаточного аустенита, присутствие которого в структуре стали снижает ее твердость.

Продолжительность нагрева и выдержки при закалочной температуре должна обеспечить прогревание изделий по сечению и завершение фазовых превращений, но исключить рост зерна и обезуглероживание поверхностных слоев детали. В большинстве случаев является приемлемым выбор продолжительности нагрева из расчета 1,5 мин на 1мм сечения для углеродистых сталей и 2 мин на 1мм сечения для легированных сталей. Продолжительность выдержки составляет одну треть от продолжительности нагрева.

При определении технологических параметров процесса закалки необходимо учитывать закаливаемость и прокаливаемость стали.

Закаливаемость – это способность стали повышать в процессе закалки свою твердость. Закаливаемость зависит главным образом от содержания углерода в стали, повышается при увеличении его содержания и считается достаточной при 0,4%С и выше, когда твердость закаленной стали приближается к 60HRC (рис. 14).

Прокаливаемость характеризует глубину закаленного слоя при данных условиях закалки. За глубину закаленного слоя условно принимают расстояние от поверхности до полумартенситной зоны (50% мартенсита и 50% троостита). Диаметр заготовки, в центре которой после закалки в данной охлаждающей среде образуется полумартенситная структура, называется критическим диаметром ( Дкр). Прокаливаемость возрастает по мере повышения стойкости переохлажденного аустенита и, соответственно, снижения критической скорости закалки.

40

30

70

60

50

1,2

0,8

0,4

1,6

1,0

0,2

0,6

1,4

Твердость HRC

2

1

3

1 – твердость мартенсита; 2 –заэвтектоидная сталь после закалки от температуры АС1 + 20оС; 3 -твердость заэвтектоидной стали после закалки от температуры АСМ + (20…30оС)

Рисунок 14 - Влияние температуры закалки на твердость за				   эвтектоидной  стали

2.3.2.2 Способы закалки

Охлаждение при закалке должно обеспечить получение структуры мартенсита в пределах заданного сечения детали при отсутствии образования трещин и деформаций.

Идеальным охлаждением считается такое, при котором обеспечивается высокая скорость охлаждения при температурах наименьшей устойчивости переохлажденного аустенита для предупреждения его диффузионного превращения и медленное охлаждение в интервале мартенситного превращения с целью уменьшения закалочных напряжений (рис. 15).

А1

Мн

1

2

Vкрит.

3          4               5

1 – закалка в воде; 2 – ступенчатая закалка;3 – идеальное

охлаждение; 4 – закалка в масле;5 – изотермическая закалка;

Vкрит.- критическая скорость закалки

Рисунок 15 – Кривые охлаждения, соответствующие различным видам закалки

Напряжения при закалке стали возникают в результате неравномерного охлаждения поверхности и центральных зон детали, а также из-за увеличения объема при мартенситном превращении и неодновременности протекания его по сечению детали. В первом случае напряжения классифицируются как тепловые, а во втором – как структурные.

В начале охлаждения поверхностные слои вследствие уменьшения объема сжимаются, чему противодействуют еще неохлажденные внутренние слои. Это вызывает образование в поверхностных слоях напряжений растяжения, а во внутренних – напряжений сжатия. По мере дальнейшего  охлаждения напряжения начнут уменьшаться, и в некоторый момент произойдет смена знака напряжений на поверхности и в центре. После окончательного охлаждения на поверхности образуются остаточные напряжения сжатия, а в сердцевине – напряжения растяжения. Появление остаточных напряжений является результатом того, что напряжения вызывают не только упругую, но и неодновременную и неодинаковую пластическую деформацию слоев по сечению детали.

Структурные напряжения образуются по обратной схеме. В начале охлаждения в результате мартенситного превращения поверхностные слои расширяются, чему противодействуют внутренние слои, еще не испытавшие структурных преобразований. Это приводит к образованию на поверхности сжимающих напряжений, а в центре – растягивающих. По мере дальнейшего охлаждения знак напряжений на поверхности и в центральных зонах изменяется, и после окончательного остывания на поверхности будут остаточные напряжения растяжения, а в сердцевине – напряжения сжатия.

При закалке одновременно возникают как тепловые, так и структурные напряжения и в зависимости от их соотношения могут образовываться различные эпюры суммарных напряжений. Наиболее опасными являются растягивающие напряжения на поверхности, которые способствуют образованию трещин и снижают сопротивление усталостному разрушению стали.

Растягивающие напряжения возникают, в основном, за счет появления структурных напряжений, величина которых тем больше, чем выше температура закалки и интенсивнее охлаждение в интервале мартенситного превращения Мн…Мк,. Для уменьшения структурных напряжений необходимо снижать скорость охлаждения ниже температуры начала мартенситного превращения.

В качестве закалочных сред для углеродистых сталей, имеющих высокую критическую скорость закалки, применяются вода и различные водные растворы, а для легированных сталей, имеющих небольшую критическую скорость охлаждения,  - масло, водовоздушные смеси и т. п.

Вода, как закалочная среда, имеет большую скорость охлаждения в перлитном интервале, но при этом и высокую скорость охлаждения при температурах образования мартенсита, что может приводить к образованию трещин и деформации закаливаемых изделий (рис.15). Кроме этого, охлаждающая способность воды резко снижается при повышении её температуры.

При закалке в масле охлаждение в мартенситном интервале осуществляется с невысокой скоростью, но в интервале перлитного превращения интенсивность охлаждения часто оказывается недостаточной для его подавления (рис. 15).

Таким образом, в настоящее время нет закалочной среды, которая бы обеспечивала идеальное охлаждение, и поэтому разработаны различные способы закалки, использование которых позволяет снизить уровень возникающих напряжений при обеспечении необходимого структурообразования.

Наиболее распространенным способом закалки является закалка в одном охладителе, при котором деталь погружают в закалочную среду, где она остается до полного охлаждения. С целью уменьшения внутренних напряжений детали перед погружением в закалочную жидкость некоторое время охлаждают на воздухе. Такой способ называется закалкой с подстуживанием. При этом необходимо, чтобы температура детали не опускалась ниже Аr3  для доэвтектоидных сталей и ниже Аr1 – для заэвтектоидных.

При закалке в двух средах деталь сначала охлаждают в воде до температуры несколько выше Мн, а затем для окончательного охлаждения переносят в среду с меньшей охлаждающей способностью, при этом уменьшаются внутренние напряжения, связанные с превращением аустенита в мартенсит.

При ступенчатой закалке деталь после нагрева охлаждается в закалочной среде, имеющей температуру несколько выше точки Мн, и выдерживается в ней до выравнивания температуры по всему сечению, но при этом не должно произойти превращение аустенита в бейнит. После этого следует окончательное охлаждение на воздухе, во время которого происходит превращение аустенита в мартенсит. Проведение ступенчатой закалки позволяет уменьшить деформации, коробление и опасность возникновения трещин.

Изотермическая закалка выполняется так же, как и ступенчатая, но выдержка при температуре несколько выше Мн увеличивается для завершения превращений аустенита в бейнит. Данный способ закалки применяется для легированных сталей и последующий отпуск не производится. В качестве охлаждающих сред при ступенчатой и изотермической закалках применяют расплавленные соли (55% KNO и 45%NaNO3) или щелочи (20%NaOH и 80%KOH).

Закалка с самоотпуском применяется в основном для ударного инструмента (зубила, кузнечный инструмент и т. д.), когда для обеспечения высокой стойкости инструмента требуется, чтобы твердость постепенно и равномерно снижалась от рабочей к хвостовой части. Такое распределение твердости возможно, если при закалке нагретую деталь рабочей частью погружают в воду и вынимают после кратковременной выдержки. За счет тепла хвостовой части детали её рабочая часть нагревается и отпускается. Температуру нагрева определяют по цветам побежалости, появление которых объясняется возникновением на шлифованной поверхности тонких слоев окислов. Цвет слоя зависит от его толщины, которая определяется температурой. При температуре 220оС поверхность приобретает светло-желтый цвет, при 230оС - желтый, при 240оС - темно-желтый, при 250оС - оранжевый, при 260оС - коричневый, при 270оС - красный, при 280оС - фиолетовый, при 300оС - синий, при 320оС - серый. Этот давно известный способ сейчас становится все более востребованным, что объясняется стремлением к энергосберегающим технологиям и открывающимися возможностями предварительного моделирования закалочного процесса и его выполнения в автоматическом режиме.

2.3.2.3 Обработка холодом

Если температура конца мартенситного превращения ниже 0оС, то после закалки в структуре стали содержится остаточный аустенит. Наличие остаточного аустенита снижает твердость стали, а его последующий распад приводит к изменению форм и размеров. Чем ниже температура конца мартенситного превращения, тем больше остаточного аустенита в структуре закаленной стали.

С целью уменьшения количества остаточного аустенита сталь после закалки охлаждают до отрицательных температур. Такой технологический процесс называется обработкой холодом, в результате чего возобновляется мартенситное превращение. Температурный режим обработки холодом определяется температурой конца мартенситного превращения. Поскольку превращение происходит только при охлаждении в области мартенситного превращения. Более глубокое охлаждение нецелесообразно, поскольку не вызовет дополнительного превращения.

После закалки стали выдержка при комнатной температуре приводит к стабилизации аустенита и при последующей обработке холодом не весь остаточный аустенит будет превращаться в мартенсит. Поэтому обработку холодом рекомендуется проводить немедленно после закалки.

Обработка холодом целесообразна для углеродистых сталей с содержанием углерода свыше 0,6% и применяется для стабилизации размеров калибров, колец шарикоподшипников и других особо точных изделий, для получения максимальной твердости инструмента и цементованных деталей, а также для повышения магнитных характеристик стальных магнитов.

2.3.3 Отпуск

Отпуском называется термическая операция, включающая нагрев до температуры ниже АС1, выдержку при заданной температуре и последующее охлаждение с заданной скоростью и обеспечивающая более равновесное состояние металла.

При отпуске происходит уменьшение внутренних напряжений и тем более значительное, чем выше температура отпуска. Повышение скорости охлаждения с температуры отпуска приводит к увеличению остаточных напряжений. Например, при охлаждении в воде после отпуска (применяется для устранения отпускной хрупкости) уровень возникающих напряжений может быть на порядок выше по сравнению с охлаждением той же детали на воздухе.

С повышением температуры отпуска твердость и прочность понижаются, а пластичность и ударная вязкость повышаются.

Зависимость твердости от температуры отпуска качественно имеет такой вид. С повышением температуры отпуска она снижается в результате увеличения карбидных частиц и обеднения углеродом a-твердого раствора. В высокоуглеродистых сталях при отпуске до 100°С имеет место повышение твердости на 1-2HRC в результате превращения тетрагонального мартенсита в отпущенный, а при отпуске при 200-250°С возможно некоторое повышение твердости в результате превращения остаточного аустенита в более твердый отпущенный мартенсит.

Нагрев до 300оС приводит к повышению пределов прочности и упругости, а при дальнейшем повышении температуры отпуска происходит их снижение.

Пластические свойства увеличиваются с повышением температуры отпуска и наибольшая пластичность соответствуют отпуску при 600...650оС. Отпуск при более высоких температурах уже не повышает пластичность.

Ударная вязкость у закаленной углеродистой стали сохраняется низкой вплоть до температуры отпуска » 400оС, после чего начинается её интенсивное повышение до достижения максимума при 600оС.

Различают три вида отпуска: низкотемпературный, среднетемпературный и высокотемпературный.

Низкотемпературный отпуск осуществляется в интервале температур 80…200оС. В результате его проведения мартенсит закалки превращается в мартенсит отпуска, имеющий повышенную ударную вязкость и пластичность по сравнению с мартенситом закалки при практически той же твердости. Поэтому низкотемпературному отпуску подвергают режущий и измерительный инструменты из углеродистых и низколегированных сталей, а также детали после поверхностной закалки и цементации.

Среднетемпературный отпуск проводят при температурах 350…500оС, в результате чего образуется дисперсная феррито-цементитная смесь с зернистой формой цементитных частиц, называемая трооститом отпуска. Троостит обладает повышенными значениями предела текучести и твердостью до 450…500 НВ. Среднетемпературному отпуску подвергаются рессоры и пружины.

Высокотемпературный отпуск производится при температурах 500…650оС. Образующаяся структура, представляющая собой ферритную основу с коагулированными и сфероидизированными частицами цементита, называется сорбитом отпуска. Сорбит отпуска обладает высоким комплексом прочностных и пластических свойств, ударной вязкости и низкой переходной температурой хладноломкости.

Термическая обработка, состоящая из закалки и высокотемпературного отпуска, называется улучшением.

При проведении отпуска возможно проявление отпускной хрупкости, проявляющееся в снижении ударной вязкости. Различают два рода отпускной хрупкости (рис. 16).

~500

~300

~600

2

1

Температура отпуска, ◦С

Ударная вязкость

1 – быстрое охлаждение; 2 – медленное охлаждение

Рисунок 16 – Изменение ударной вязкости стали в зависимости от температуры отпуска и последующей скорости

охлаждения

Отпускная хрупкость первого рода проявляется при отпуске около 300оС у всех сталей, независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска.

Отпускная хрупкость второго рода обнаруживается после отпуска выше 500оС и проявляется только при медленном охлаждении с температуры отпуска. Склонность к отпускной хрупкости второго рода проявляется у сталей, легированных марганцем, хромом, никелем при наличии в ней более 0,001% фосфора.

Для сталей, склонных к отпускной хрупкости второго рода, следует предусматривать быстрое охлаждение после отпуска или применять стали, легированные молибденом, замедляющим её развитие. Но более эффективным является применение чистых сталей по фосфору, а также по примесям внедрения (кислороду, азоту, водороду) и цветным металлам.

2.3.4 Дефекты термической обработки

Дефекты при отжиге могут возникать вследствие несоблюдения режимов нагрева и охлаждения, применения слишком высоких или слишком низких температур, чрезмерной продолжительности нагрева.

При слишком быстром нагреве, особенно изделий крупных размеров, в результате теплового расширения наружных слоев в середине изделия могут возникнуть большие растягивающие напряжения, вызывающие образование трещин. На опасность возникновения трещин необходимо обращать особое внимание при нагреве сталей с плохой теплопроводностью и высоким коэффициентом теплового расширения, например аустенитных.

До достижения температуры отжига необходимо обеспечить выравнивание температуры, особенно для крупных изделий. Неравномерный нагрев приводит к неравномерной структуре и тем самым к получению различных механических свойств в разных сечениях изделия.

При слишком высоких температурах отжига и чрезмерно длительных выдержках происходит образование крупнозернистой структуры, называемой структурой перегрева. Перегрев стали возможен при нагреве слитков и заготовок для горячей деформации.

Перегрев характеризуется крупнокристаллическим блестящим изломом. Он может быть устранен последующим отжигом с фазовой перекристаллизацией, нормализацией или закалкой с высокотемпературным отпуском.

Очень большой перегрев, кроме сильного роста зерна, может вызвать окисление и оплавление границ зерен. Такой дефект называется пережогом и является неисправимым браком.

Неправильно проведенная закалка может привести к недостаточной и неравномерной твердости, короблению и образованию трещин.

Недостаточная твердость закаленной стали объясняется низкой температурой нагрева под закалку, недостаточной длительностью выдержки при правильной температуре или недостаточно интенсивным охлаждением. В первом случае мартенсит не обладает достаточной твердостью из-за исходного негомогенного аустенита. При недостаточно интенсивном охлаждении в структуре стали могут присутствовать продукты диффузионного распада аустенита.

Образование мягких пятен также является следствием недостаточного прогрева или недостаточно интенсивного охлаждения.

Повышенная хрупкость стали появляется в результате закалки от слишком высоких температур, при которых произошел значительный рост зерен аустенита. Устраняют этот дефект повторной закалкой от нормальных температур для этой стали.

При проведении термической обработки наличие газов в атмосфере печи (кислорода, водяного пара, углекислого газа, окиси углерода и др.) вызывает обезуглероживание и окалинообразование.

Обезуглероживание стали связано с выгоранием углерода в поверхностных слоях. Толщина обезуглероженного слоя может достигать 1,5 – 2 мм

Обезуглероживание поверхности металла обусловливает неравномерную и неполную восприимчивость к закалке, например, инструментальных сталей. Кроме того, обезуглероживание способствует снижению усталостной прочности, ухудшению химических свойств поверхности.

Окисление стали в процессе нагревания ведет к образованию на поверхности окалины, состоящей из соединений железа с кислородом FеО, Fе2О3, Fе3О4. Масса этого слоя может составлять 1-2% от массы заготовки.

Для защиты от окисления и обезуглероживания выполняется светлый нагрев, который осуществляется в печах с защитной атмосферой или вакуумных печах.

Используются также инертные газы – атмосферы, не вступающие во взаимодействие ни с одним из металлов или сплавов и с углеродом. Наиболее широкое применение в промышленности находят аргон и гелий. Необходимо отметить, что применение инертных атмосфер требует их тщательной очистки от кислорода, двуокиси углерода и других газов, а также глубокой осушки.

В последнее время получает распространение нагрев в «кипящем» слое. Если продувать горячий воздух сквозь слой, состоящий из мелких частиц (обычно, корундовых диаметром 200…500 мкм), то такой слой «кипит», превращаясь как бы в жидкость. В него можно погружать изделие и осуществлять нагрев при продувании горячего воздуха. Вместо воздуха можно использовать другие среды, в том числе и нейтральные. «Кипящий» слой может служить и закалочной средой при продувании через него холодного воздуха.

С целью защиты изделия от обезуглероживания и окалинообразования при отсутствии печей с защитной атмосферой нагрев можно осуществлять в ящиках или трубах, замазанных глиной, а также в ящиках с засыпкой древесным углем или чугунной стружкой.

2.4 Поверхностное упрочнение

2.4.1 Общие положения

Все детали, которые упрочняются термической обработкой, можно распределить на две основные группы.

К первой группе относятся детали, которые работают главным образом на износ. В этом случае упрочняющая термическая обработка должна обеспечить только необходимые свойства поверхностного слоя (твердость, износостойкость и т. п.).

Ко второй группе относят детали, которые во время эксплуатации испытывают разнообразные нагрузки: растягивающие, сжимающие, изгибающие, крутящие, контактные и т. д.

Если деталь работает только под действием нагрузок от растяжения или сжатия, то напряжения распределяются по сечению детали достаточно равномерно. Для этих деталей применяют упрочняющую термическую обработку с объемным нагревом (нормализацию или закалку с последующим отпуском).

Более распространенной является эксплуатация деталей под действием изгибающих, крутящих и контактных нагрузок, при этом наиболее высокие напряжения возникают на поверхности детали, а в центре – минимальные. В таких случаях нужно обеспечить высокие значения твердости, износостойкости, усталостной и контактной прочности поверхностного слоя детали, а по всему её сечению предел текучести б0,2 должен превышать напряжения, возникающие от рабочих нагрузок.

Таким образом, для деталей, работающих на изгиб, кручение или в условиях высоких контактных нагрузок более целесообразным является поверхностное, а не объемное упрочнение.

Различают следующие виды поверхностного упрочнения:

-  поверхностная закалка;

-  химико-термическая обработка;

-  поверхностно-пластическое деформирование.

Необходимо отметить, что при всех методах поверхностного упрочнения формируются сжимающие остаточные напряжения на поверхности, а при объемном упрочнении характерно их отсутствие или даже появление растягивающих напряжений. Известно, что сжимающие остаточные напряжения существенно повышают усталостную и контактную прочность деталей и уменьшают их чувствительность к концентраторам напряжений.

2.4.2 Поверхностная закалка

Поверхностная закалка заключается в нагревании поверхностных слоев изделий до аустенитного состояния и последующего быстрого охлаждения. Поверхностная закалка применяется для повышения твердости, износостойкости и предела выносливости поверхности при сохранении вязкой сердцевины. Для достижения указанного распределения твердости деталь после отжига, нормализации или улучшения необходимо подвергнуть поверхностной закалке, а затем низкотемпературному отпуску.

Поверхностной закалке могут подвергаться все углеродистые и легированные стали, которые содержат более 0,4%С (для углеродистых сталей) и более 0,35 %С (для легированных сталей). Структура поверхностного слоя после поверхностной закалки состоит из трех слоев: слоя, нагретого выше АС3; слоя, нагретого до температур между АС3 и АС1; слоя, нагретого ниже АС1.

В зависимости от источников нагрева различают следующие способы поверхностной закалки:

- закалка с индукционным нагревом;

- закалка с нагревом газокислородным пламенем;

- закалка с нагревом в электролитах;

- закалка с нагревом лазерным излучением.

## 2.4.2.1 Закалка с индукционным нагревом

Это наиболее распространенный способ поверхностной закалки. Нагревание детали происходит с помощью токов высокой частоты (ТВЧ) и основано на использовании явлений электромагнитной индукции и поверхностного распределения индукционного тока.

Деталь устанавливается в индуктор, представляющий собой один или несколько витков пустотелой медной водоохлаждаемой трубки. При пропускании через индуктор переменного тока высокой частоты создается магнитное поле. В поверхностных слоях детали наводится индукционный ток той же частоты, но противоположного направления. Этот ток нагревает деталь, при этом глубина нагрева зависит от частоты тока согласно следующей зависимости:

δ = 4,46·105ρμ⋅f,

где δ - глубина нагрева, м;

r - удельное электросопротивление, Ом·м;

m - магнитная проницаемость, Гн/м;

f - частота тока, Гц;

Из анализа этой формулы следует, что чем больше частота тока, тем меньше глубина нагрева и, соответственно, толщина закаленного слоя. Для стали 45 глубина проникновения тока для частот 1000; 10 000; 1 000 000 Гц составляет, соответственно, 10; 6; 0,6 мм.

Для нагревания используют машинные и ламповые генераторы. Первые вырабатывают ток частотой до 10 000 Гц, а вторые – свыше 10 000 Гц. В машинных генераторах закаливают детали диаметром 5…50 мм на глубину от 1 до 10мм. Ламповые генераторы применяют для закалки более мелких деталей с толщиной закаленного слоя до 1 мм.

Скорость нагревания ТВЧ составляет 50...500оС/с, а при обычном нагревании в газовой или электрической печи скорость не превышает 5оС/с. Большие скорости нагрева приводят к тому, что образование аустенита и, соответственно, температура нагрева  для  закалки смещаются в область более высоких температур. Например, при печном нагреве стали 40 температура закалки составляет 840...860оС, а при нагреве со скоростью 500оС/с – 980 ...1020оС. После такого скоростного нагрева образуется мелкое зерно аустенита (10-12 балл), а после печного нагрева зерно значительно крупнее (8 балл).

Охлаждающую жидкость (воду, водовоздушные смеси, водяные растворы полимеров) для закалки подают через спрейер (душевое устройство). Скорости охлаждения при закалке после индукционного нагрева значительно превышают те, которые достигаются при объемной закалке. Это объясняется малой толщиной нагретого слоя в сравнении с общим объемом детали и дополнительным отводом тепла в её центральные зоны. Вследствие этого структура закаленного поверхностного слоя состоит из мелкоигольчатого мартенсита с твердостью на 3...6 HRC выше, чем при печном нагреве.

Существуют следующие способы индукционной закалки:

- одновременное нагревание и охлаждение всей поверхности;

- непрерывно-последовательное нагревание и охлаждение;

- последовательное нагревание и охлаждение отдельных участков.

Первый способ применяется для изделий, которые имеют небольшую поверхность упрочнения, в частности, для инструмента, валов, и т. п.; второй – для длинных валов и осей; а третий – для шеек коленчатых валов, кулачков распределительных валов.

После закалки с индукционным нагревом изделия подвергают низкому отпуску при 160...200оС, а иногда и самоотпуску.

Для поверхностной закалки с индукционным нагревом применяют стали с содержанием углерода 0,4...0,5% (40, 45, 40Х, 45Х и др.). Легированные стали практически не применяются, поскольку нет необходимости в глубокой прокаливаемости, достигаемой легированием.

К преимуществам индукционного нагрева следует отнести высокую производительность, а также практически полное отсутствие обезуглероживания, окисления и деформации, что позволяет в определенных случаях сделать такую обработку финишной операцией. Немаловажным достоинством является наличие возможности для регулирования глубины закаленного слоя.

Однако необходимо отметить, что в связи с высокой стоимостью оборудования и оснастки для индукционной закалки её применение экономически целесообразно только в условиях массового производства.

2.4.2.2 Закалка деталей с газопламенным нагревом

Закалка с нагревом деталей газокислородным пламенем – один из наиболее целесообразных методов поверхностного упрочнения в условиях индивидуального производства. В качестве горючих газов чаще всего используют ацетилен, коксовый или природный газ. Для нагрева применяют газовую горелку. Вода для охлаждения поверхности детали подается с помощью душирующего устройства.

Газопламенный нагрев может осуществляться при стационарном положении детали с постепенным перемещением горелки или при стационарном положении горелки со встречным движением детали.

Толщина закаленного слоя в большинстве случаев составляет 2...4 мм, а его твердость для стали с содержанием углерода 0,4...0,45 % составляет 50...56 HRC. Закаленные детали подвергают отпуску в печи при 180...250оС.

К недостаткам этого способа поверхностной закалки относятся недостаточное регулирование температуры и толщины закаленного слоя, а также возможность перегрева отдельных участков поверхности детали.

Этих недостатков лишена единственная в Украине установка для поверхностного упрочнения прокатных валков диаметром до 1600 мм, которая эксплуатируется на Новокраматорском машиностроительном заводе. Технологический процесс обработки предусматривает предварительный объемный нагрев валков до 400...500оС. Далее валок передается на установку и подвергается скоростному газопламенному нагреву до 900...950оС. Толщина нагреваемого поверхностного слоя достигает 150 мм. В процессе нагрева осуществляется контроль температуры поверхности, на основании данных которого происходит автоматическое регулирование интенсивности нагрева в соответствии с разработанной технологией. По окончании нагрева валок передается в специальную водо-воздушную охладительную установку.

## 2.4.2.3 Поверхностная закалка в электролитах

Этот способ поверхностной закалки основан на использовании так называемого «эффекта нагрева катода».

Нагрев проводят путем погружения детали в ванну с солевым раствором (например, 8...12%-ный  раствор поташа К2СО3), через который пропускают постоянный ток при напряжении 220-380В. Деталь соединяется с отрицательным полюсом, а корпус ванны – с положительным. При прохождении тока через электролит происходит его диссоциация и положительно заряженные ионы водорода устремляются к поверхности детали. По контуру детали образуется тонкая водородная оболочка с большим электросопротивлением. Выделением значительного количества тепла в этой оболочке и обеспечивается скоростной поверхностный нагрев. При изменении напряжения тока появляется возможность для регулирования толщины закаленного слоя. После нагрева в электролите последующее охлаждение детали возможно проводить в самом электролите.

## 2.4.2.4 Закалка с нагревом лазерным лучом

Применение лазеров для термической обработки основано на трансформации световой энергии в тепловую. Оборудование, в котором активное вещество генерирует когерентные электромагнитные волны в результате вынужденного излучения, называется квантовым генератором. Если излучение находится в видимой или инфракрасной области (длина волны 0,4...3,0 мкм), то такой квантовый генератор называется оптическим или лазером. Высокая концентрация энергии в световом потоке лазера позволяет нагревать поверхность до температур закалки за очень короткое время (³ 10-3с).

Механизм лазерной закалки заключается в фазовом превращении материала после скоростного нагрева с последующим охлаждением нагретого слоя путем отвода тепла за счет теплопроводности металла. Скорость охлаждения превышает 103 оС/с.

Существует два основных типа технологических лазеров: твердотельные и газовые. В твердотельных лазерах в качестве рабочего тела используют кристаллические или аморфные диэлектрические материалы: корунд (Al2O3), итрий-алюминиевый гранат (Y3Al5O12), стекло. Рабочим веществом в газовых лазерах чаще всего является диоксид углерода СО2 или смесь газов.

Лазеры могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режимах. Лазеры с использованием стекла работают лишь в импульсном режиме, газовые лазеры и твердотельные с использованием итрий-алюминиевого граната могут работать в обоих режимах.

Особенностью лазерного излучения является его локальность. Импульсное излучение действует в точке, а непрерывное – в полосе шириной до 3 мм. В связи с этим возникает необходимость сканирования луча, которое может происходить с взаимным перекрытием или без перекрытия зон упрочнения.

Лазеры непрерывного действия обеспечивают более высокую производительность обработки и равномерность упрочнения.

Процессы лазерной термической обработки определяются взаимодействием лазерного излучения с материалом, которое зависит от оптических и теплофизических свойств обрабатываемого материала: коэффициента отражения поверхности, теплопроводности, температуры плавления.

Для снижения отражения, и, соответственно, увеличения поглощения повышают шероховатость поверхности металла или наносят светопоглощающие покрытия: химические, углеродные, лакокрасочные, напыленные в вакууме и другие.

Чаще всего применяют фосфатирование солями ортофосфорной кислоты. Специально для лазерной термической обработки созданы водорастворимые краски, в состав которых входят вещества с высокими коэффициентами поглощения (0,8...0,9). Эти краски после лазерной обработки легко смываются водой.

Поверхностное лазерное упрочнение перспективно для таких деталей машин, долговечность которых определяется их износостойкостью и усталостной прочностью.

При лазерном упрочнении среднеуглеродистых сталей достигается высокая прочность и при этом заплавляются поверхностные трещины и уменьшается шероховатость поверхности, в результате чего повышается усталостная прочность.

При лазерном упрочнении углеродистых инструментальных сталей (У8...У12) твердость может возрасти до 13 000 МПа. Низколегированные инструментальные стали (Х, ХВГ, 9ХС, ХВ4) после лазерной закалки для повышения твердости подлежат обработки холодом. Например, охлаждение стали ХВГ в жидком азоте приводит к повышению твердости с 9700 до 11 200 МПа.

Лазерная закалка повышает теплостойкость быстрорежущих сталей на 70...80оС в результате насыщения матрицы легирующими элементами при растворении карбидов и равномерного распределения этих элементов.

Лазерное упрочнение валков прокатных станов из стали Х9ВМФШ с оплавлением поверхности приводит к увеличению твердости до 65...70 НRС, что значительно превышает твердость после обычной закалки и низкого отпуска (63...64НRС).

2.4.3 Химико-термическая обработка (ХТО)

2.4.3.1 Общие положения

Химико-термической называют обработку, которая заключается в сочетании термического и химического действия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя детали в необходимом направлении.

По сравнению с поверхностной закалкой, преимуществом ХТО является более существенная разница между свойствами сердцевины и поверхности, которая при ХТО определяется разницей в строении и составе, а при поверхностной закалке – только разницей в строении слоя.

К достоинствам данного вида поверхностного упрочнения следует отнести независимость от внешней формы изделия, а также возможность устранить последствия перегрева при ХТО последующей термической обработкой.

При химико-термической обработке проходят три взаимосвязанные стадии: диссоциация, адсорбция и диффузия.

В результате диссоциации образуются активные атомы насыщающего элемента. Адсорбция есть поглощение активных атомов поверхностью металла, а диффузия – проникновение их в глубину.

Диффузия является важной стадией ХТО. При образовании твердых растворов замещения диффузия происходит по вакансионному механизму, а при образовании твердых растворов внедрения – путем диффузии между узлами кристаллической решетки. Толщина диффузионного слоя определяется температурой и длительностью процесса. Зависимость толщины от температуры носит экспоненциальный характер согласно формуле:

D = А е−QRT,

где D - коэффициент диффузии

Q - энергия активации;

R - газовая постоянная;

T - абсолютная температура.

Зависимость толщины диффузионного слоя от длительности процесса носит параболический характер и определяется формулой:

δ = Κτ,

где δ- толщина слоя

t - время.

Наиболее распространенными видами ХТО являются цементация, азотирование, цианирование (нитроцементация), борирование и диффузионная металлизация (насыщение при высоких температурах поверхности детали металлами).

2.4.3.2 Цементация стали

Цементацией называют процесс химико-термической обработки, который заключается в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом. Основная цель цементации – получение твердого и прочного поверхностного слоя при наличии вязкой сердцевины.

Оптимальным по количеству углерода в цементированном слое является содержание, которое равняется 0,8...1,1%. При концентрации свыше 1,1% С в поверхностном слое образуется грубая цементитная сетка по границам зерен, что негативно влияет на его прочность.

Для цементации используют низкоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,25%. Процесс проводят при температурах выше точки АС3, поскольку только в аустените, образующемся при этих температурах, углерод растворяется в необходимом количестве. Обычно температура цементации составляет 910...930оС, более высокие температуры хотя и способствуют сокращению длительности процесса, но вызывают повышенный рост зерна.

Концентрация углерода в цементированном слое уменьшается от поверхности, и после медленного охлаждения различают три зоны в его строении:

- заэвтектоидную, которая состоит из перлита и вторичного цементита;

- эвтектоидную, структура которой содержит только перлит;

- доэвтектоидную, состоящую из перлита и феррита, соотношение между которыми постепенно уменьшается к исходному.

Насыщающая среда называется карбюризатором. Различают цементацию в твердом и газовом карбюризаторах.

Твердым карбюризатором является древесный уголь с примесями BaCO3, Na2CO3 или K2CO3 (10...20%), которые играют роль активаторов. При цементации детали загружают в металлический ящик и герметизируют. Между кусочками угля есть воздух, кислород которого соединяется с углеродом и образует окись углерода из-за недостаточного количества кислорода. Окись углерода при температуре процесса 900...950оС неустойчива и при контакте с железной поверхностью разлагается по реакции: 2СО Þ СО2 + Сат. с образованием атомарного углерода, который поглощается поверхностью. Активаторы разлагаются по реакции: ВаСО3 Þ ВаО + СО2, что ведет к увеличению газа СО2, который взаимодействует с углем карбюризатора по реакции: СО2 + Скар6 Þ 2СО, что, в конечном счете, увеличивает количество атомарного углерода. Скорость роста цементованного слоя составляет до 0,1 мм/час при температуре 920...9300С.

Вместе с простотой и стабильностью у этого вида цементации есть недостатки:

- большая длительность, которая обусловлена нагреванием металлического ящика с карбюризатором и определяется из расчета 7...9 минут на 1 см его минимального размера;

- отсутствие возможности закалки непосредственно с температуры цементации (поскольку после насыщения ящики необходимо охладить и разобрать) определяет необходимость дополнительного нагрева для проведения закалки.

Процесс газовой цементации является более производительным, поскольку скорость образования слоя составляет 0,15... 0,18 мм/час. Наиболее распространенной  на машиностроительных заводах является цементация в шахтных печах. Детали размещают в герметическом контейнере (реторте), в который подают газ для цементации. В качестве газовых карбюризаторов используют пропан, бутан и метан в виде природного газа (92...96% СН4).

Наиболее распространена цементация в природном газе. Атомарный углерод образуется при диссоциации метана: СН4 Þ 2Н2 + Сат..

Непосредственно после цементации твердость поверхностного слоя имеет низкие значения (не выше 300 НВ). Для достижения высокой твердости поверхностного слоя необходимой операцией после цементации является закалка с последующим низким отпуском при 150-200оС для снятия внутренних напряжений. После такой обработки твердость поверхности составляет 58…62 HRC, а сердцевины - 25…35 HRC.

В процессе закалки измельчается зерно, которое растет в результате длительных выдержек при высоких температурах цементации, а также устраняется карбидная сетка в цементированном слое.

В зависимости от назначения деталей используют следующие варианты термической обработки после цементации.

Для деталей, от которых требуется только поверхностная твердость, а другие механические свойства не имеют большого значения, используют закалку непосредственно с цементационного нагрева. Для снижения напряжений при закалке с цементационного нагрева предварительно проводят подстуживание на воздухе до 840…860оС, а затем охлаждают в закалочной среде. Такая обработка не исправляет структуры цементированного слоя и сердцевины, поэтому её применяют только в тех случаях, когда детали изготовлены из наследственно мелкозернистых сталей.

При повышенных требованиях к структуре и свойствам детали после цементации охлаждают на воздухе, а затем подвергают закалке от температуры АС3 + 30...50оС и отпуску при 150…2000С. В результате охлаждения на воздухе зерно становится мелким в поверхностном слое и сердцевине, а нагрев выше АС3 ведет к полному растворению сетки цементита в поверхностном слое.

Для удовлетворения особенно высоких требований к механическим свойствам цементуемых деталей используют двойную закалку с последующим низким отпуском. Первая закалка после цементации осуществляется при температуре АС3 + 30...50оС с целью измельчения структуры сердцевины и устранения цементитной сетки на поверхности, если она была образована при цементировании. Вторая закалка осуществляется от температуры АС1 + 20...40оС для формирования свойств поверхностного слоя. Полученный после такой закалки мелкогольчатый мартенсит с вкраплениями избыточного цементита обеспечивает высокую износостойкость.

Детали на цементацию поступают после механической обработки с припуском на шлифование. Если требуется цементировать отдельные участки детали, то на остальную поверхность наносят электролитическим способом тонкий слой меди.

2.4.3.3 Азотирование стали

Азотированием называют процесс насыщения стали азотом. Основной целью азотирования является повышение поверхностной твердости и износостойкости, усталостной прочности и коррозийной стойкости.

Азотирование, в отличие от цементации, осуществляют на деталях после термической обработки (чаще всего, закалки с высокотемпературным отпуском) без допуска на последующую механическую обработку. Это объясняется тем, что азотированный слой имеет высокую твердость и не нуждается в последующей термической обработке, а размеры детали практически не изменяются.

Глубина азотирования зависит от температуры и длительности выдержки. Глубина диффузионного слоя подчиняется общей параболической зависимости. При температурах азотирования (500...600оС) коэффициент диффузии очень мал и скорость роста азотированного слоя составляет приблизительно 0,01 мм в час. При азотировании получают слои толщиной 0,3...0,6 мм

Существует два вида азотирования: газовое – в атмосфере аммиака с нагревом в печи и ионное – в плазме тлеющего разряда.

Газовое азотирование проводят в железных герметических камерах, в которых аммиак диссоциирует по реакции: NH3 Þ 3H + Nатом. Атомарный азот диффундирует в металл и образование фаз происходит в соответствии с метастабильной диаграммой Fe – N (рис. 17).

4

8

2

0

6

10

500

400

600

700

Эвтектоид

B

D

A

C

E

G

K

P

H

O

N

M

L

Рисунок 17 – Диаграмма состояния «железо - азот»

В метастабильной диаграмме Fe - N возможно образование следующих фаз:

- a-фазы (азотистого феррита, представляющего собой твердый раствор азота в Fea, растворимость азота в котором при 591оС равна 0,1 %, а при комнатной температуре – 0,01%);

- g-фазы (азотистого аустенита, существующего как равновесная фаза выше эвтектоидной температуры 5910С с максимальной растворимостью азота, равной 2,8 %);

- g¢-фазы (нитрида Fe4N c ГЦК решеткой);

- e - фазы (нитрида Fe3N с ГЦК решеткой).

Твердость a-, g-  и  ε-фаз и продуктов их распада не превышает 300 HV, а твердость g¢- фазы равняется 450..500 НV.

ε-фаза имеет повышенную коррозийную стойкость на воздухе и в воде.

В случае азотирования при температурах ниже эвтектоидной (500..550оС) азотированный слой согласно диаграмме состоит из ε + g + a. Наиболее твердым является нижний a-слой, благодаря дисперсным нитридам, которые выделяются из феррита при понижении температуры в результате уменьшения растворимости. g – слой очень тонкий и чаще всего не наблюдается, а ε-слой – малопрочный и хрупкий.

При азотировании выше эвтектоидной температуры (600...650оС) дополнительно может образовываться g-фаза. При медленном охлаждении g-фаза распадается на эвтектоид (так называемый браунит ), а при быстром – превращается в мартенсит с твердостью до 700 НV.

Легирующие элементы изменяют растворимость азота в a-фазе, могут растворяться в a- и g¢- фазах, а также образуют самостоятельные нитриды. Наличие легирующих элементов не изменяет кинетику образования азотированного слоя. Нитриды легирующих элементов образуются как при температуре азотирования, так и при охлаждении от температуры азотирования в результате уменьшения растворимости азота в основных фазах.

Со многими легирующими элементами азот образует нитриды (CrN, Сr2N, ТiN, AlN и другие). Высокая твердость слоя после азотирования объясняется большой дисперсностью нитридов и их термической стойкостью против коагуляции при нагревании.

При азотировании обычной стали без легирующих элементов невозможно получить высокую твердость из-за коагуляции нитридов в процессе азотирования. Более высокая твердость достигается при азотировании специально легированных сталей, которые содержат активные нитридообразующие элементы: Cr, Mo, Al, V, Ti. Такие стали называют нитраллоями. Наиболее распространенным нитраллоем является сталь 38Х2НМЮА, комплексное легирование которой позволяет получить твердость азотированного слоя до 1200 HV.

Наиболее высокие значения твердости и износостойкости азотированного слоя достигают после азотирования нитраллоев при 500-520°С. При повышении температуры азотирования твердость слоя снижается (рис. 18 ).

Твердость HV

Температура азотирования, ∘С

1200

200

700

1000

600

500

550

650

400

600

0

800

3

1

2

Рисунок 18 - Влияние температуры азотирования на твердость нитраллоев(1),  легированных среднеуглеродистых конструкционных  сталей(2(,  углеродистых сталей (3)

По сравнению с цементированным азотированный слой имеет большую износостойкость, но более тонкий азотированный слой выдерживает меньшие контактные нагрузки.

Азотирование обычных хромоникелевых конструкционных сталей применятся для повышения усталостной прочности, что обеспечивается наличием сжимающих напряжений на поверхности, которые возникают в результате увеличения объема поверхностного слоя при образовании фаз.

Повышение коррозийной стойкости достигается азотированием при 600…7000С в течение 0,5…1 часа. При этом на поверхности образуется сплошной слой ε-фазы с высокими антикоррозионными свойствами.

Ионное азотирование применяют для активации процессов, при этом общее время процесса сокращается в 2-3 раза и повышается качество слоя. Насыщение проводят в стальном контейнере, который является анодом, при напряжении до 1000 В и давлении 10...30 Па в газовой среде, содержащей азот. Обрабатываемые детали служат катодом. Под воздействием электрического поля между контейнером и деталями рабочий газ, который содержит азот, ионизируется и положительные ионы бомбардируют поверхность детали с высокой кинетической энергией. Поверхность при этом нагревается до 450...500оС, происходит поглощение и последующая диффузия азота в глубину детали.

Ионное азотирование эффективно только в случае получения азотированного слоя малой толщины (до 0.3 мм). При азотировании на большую толщину преимущество ионного азотирования по сравнению с газовым теряется.

После ионного азотирования поверхностный слой получается менее хрупким по сравнению с газовым, что обусловлено практически полным отсутствием хрупкой ε-фазы.

2.4.3.4 Цианирование стали

Под цианированием стали понимают процесс одновременного насыщения стали углеродом и азотом. Азот способствует диффузии углерода и это дает возможность снизить температуру насыщения до 850...870оС, а также длительность процесса до 4...10 часов.

Цианирование возможно проводить в твердых, жидкостных и газообразных средах, и, соответственно, различают твердое, жидкостное и газовое цианирование (последнее называют нитроцементацией).

Твердое цианирование выполняют в карбюризаторе, который содержит цианистые соли. Например, 30-40% К4Fe (СN)6 (желтая кровяная соль), 10%Nа2СО3 (сода), остальное – древесный уголь). Из-за малой производительности этот способ применяется очень редко.

Жидкостное цианирование проводят в расплавах цианистых солей NаСN, КСN, которые при распаде образуют атомарный углерод и азот, для насыщения стали.

Газовое цианирование проводят в смеси газов (аммиак, природный газ), которые диссоциируют с образованием активных атомов углерода и азота. Повышение температуры цианирования увеличивает содержание углерода в слое и уменьшает содержание азота.

Низкотемпературное цианирование проводят при 500…600оС, высокотемпературное цианирование проводят при 800…950оС с последующей закалкой и низким отпуском,

После низкотемпературного цианирования образуется карбонитридный слой толщиной 10…15 мкм, который имеет высокое сопротивление износу и менее хрупкий, по сравнению с цементованным и азотированным слоями. Под этим слоем лежит слой азотистого феррита (в легированных сталях твердость 600…1000 НV) глубиной 0,2…0,5 мм. Низкотемпературное цианирование используют для быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей (последнее получило название «тенифер-процесс» и включает насыщение при 570оС на протяжении 0,5…3 часов в смеси солей 40% KCN + 60% NaCH пропусканием сухого воздуха).

Высокотемпературное цианирование используют для средне- и низкоуглеродистых и легированных сталей и осуществляют в расплавах, содержащих до 50% NaCN, до 50% NaCl, до 20% Na2СО3. При температуре процесса 820…850оС получают слои 0,15…0,35 мм за 30…90 мин. Для получения слоев толщиной 0,5…2,0 мм применяют цианирование при температуре 900…950оС продолжительностью 1,5…6 чаовс. В первом случае осуществляют закалку сразу же, а во втором – детали охлаждают на воздухе, а затем осуществляют нагрев под закалку, при котором происходит перекристаллизация и измельчение зерна аустенита, которое вырастает из-за высокой температуры процесса цианирования.

Нитроцементацию осуществляют при температуре 840…860оС в газовой смеси из науглероживающего газа и аммиака, иногда применяют жидкий карбюризатор – триэтаноламин (С2Н5О)3N, который в виде капель вводят в рабочее пространство шахтной печи. Продолжительность процесса зависит от глубины насыщаемого слоя и составляет 1…10 часов. Толщина слоя колеблется от 0,1 до 1,0 мм. После нитроцементации изделия подвергают закалке и низкотемпературному отпуску при температуре 160…180оС.

По сравнению с цементированным, цианированный слой имеет более высокое сопротивление износу, большую твердость, лучшее сопротивление коррозии, более высокий предел выносливости в результате образования на поверхности остаточных напряжений сжатия.

Иногда детали нагревают в ваннах для цианирования без выдержки с целью получения товарного вида.

2.4.3.5 Диффузионная металлизация

Диффузионная металлизация – процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев стали разнообразными металлами.

При насыщении Al, Cr, Si, и др. этот процесс называется, соответственно, алитированием, хромированием, силицированием и др. Комбинированные процессы, которые заключаются в одновременном насыщении хромом, алюминием, бором и т. д., называют хромоалитированием, бороалитированием и т. д.

Диффузия металлов в железе идет значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что углерод и азот образуют с железом твердые растворы внедрения, а металлы – твердые растворы замещения. Поэтому при диффузионной металлизации слои получаются в десятки раз более тонкими.

Алитирование, т. е. диффузионное насыщение поверхности металлов и сплавов алюминием, осуществляется с целью повышения жаростойкости, коррозийной и эрозийной стойкости. В настоящее время алитированию подвергают углеродистые и легированные стали, чугуны, жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы, тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, титан, медь и другие материалы. Наиболее распространено алитирование в порошковых смесях.

Смеси содержат: порошок алюминия или алюминиевосодержащие сплавы в качестве источников алюминия; порошок хлористого аммония или другого вещества в качестве активатора процесса; порошок окиси алюминия или каолина (в качестве инертных добавок, которые предотвращают спекание частиц алюминия и ферросплавов).

Один из составов насыщающей смеси: 49% Al, 49% Al2O3, 2% NHCl.

Детали, предварительно очищенные от следов окалины и других загрязнений, загружают в контейнеры, нагревают до температур 850...1000оС и выдерживают в течение 3…12 часов для получения слоя толщиной от 0,3 до 0,6 мм. По окончании выдержки контейнеры с деталями охлаждают вместе с печью или на воздухе.

Поверхностная концентрация алюминия в зависимости от режима насыщения составляет 40…50%. При этом жаростойкость стали 10 при температуре 800оС повышается в 15-20 раз, при 900оС – в 7-10 раз, при 950оС – в 5 раз. Твердость алитированного слоя плавно изменяется от поверхности  к сердцевине – от Н50 = 7350 до Н50 = 1900 МПа.

Алитированные слои хорошо противостоят:

- коррозии в 50%-м водном растворе азотной кислоты, в парах соленой воды, однако неустойчивы в 50%-х водных растворах серной и соляной кислот;

- окислению при 900оС даже после деформации в горячем состоянии;

- окислению и разрушению при многократном и кратковременном нагревании в восстановительной среде с промежуточным охлаждением на воздухе;

- износу при работе стали без смазочных материалов.

Хромирование проводят с целью повышения коррозионной стойкости, кислостойкости, окалиностойкости. При хромировании средне- и высокоуглеродистых сталей повышается их твердость и изностойкость.

Хромирование чаще всего производят в порошкообразных смесях, содержащих металлический хром или феррохром, окись алюминия и хлористый аммоний. Процесс осуществляется при температуре 1000…1050оС в течение 6…15 часов с получением слоя толщиной 0,015…0,020 мм. При увеличении содержания углерода толщина слоя уменьшается.

При хромировании сталей образуется слой, состоящий из карбидов хрома (Fe,Cr)7C3, (Fe,Cr)23C6. Карбидный слой обладает высокой твердостью до 13 000МПа. Под слоем карбидов находится переходной слой с содержанием углерода до 0,8%.

Хромирование используют для деталей паросилового оборудования, пароводяной арматуры, клапанов, вентилей и т. п.

Борирование, т. е. насыщение поверхности стали бором осуществляется для повышения поверхностной твердости, износостойкости (главным образом абразивной) и теплостойкости. Глубина борированного слоя не превышает 0,15 мм, его поверхностная твердость доходит до 18 000 МПа. Борирование можно осуществлять в порошковых смесях, газовых и жидкостных средах.

Перед борированием детали очищают от следов окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. Механическую обработку изделий, подлежащих борированию, необходимо проводить с учетом увеличения их размеров в процессе насыщения.

Борирование в порошковых смесях осуществляют в герметических контейнерах в смеси порошка карбида бора (В4C) с добавлением 0,5…1% NH4Cl при температуре 950…1000°С в течение 3…6 часов с последующим охлаждением с печью. Борированный слой состоит из 2 зон: зоны боридов – химических соединений железа с бором (FеB, Fе2В) и переходной зоны – твердого раствора бора в железе. Борированный слой имеет характерное игольчатое строение. Легирующие элементы в сталях не образуют собственных боридов, а легируют бориды железа и уменьшают толщину переходной зоны.

Газовое борирование осуществляют путем разложения (при температуре процесса) газообразных соединений бора.

Оптимальными считаются температуры борирования при 800…9500С в течение 3…6 часов. По окончании процесса насыщения закалку целесообразно проводить непосредственно с температуры борирования.

Электролизное борирование проводят в расплаве буры при температуре 880…980оС в течение 2…5 часов. По окончании выдержки детали из ванной выгружают и подвергают непосредственно закалке или охлаждению на воздухе. От остатков расплава детали очищают кипячением в воде.

Борирование из обмазок применяют при необходимости упрочнения крупногабаритных изделий или для местного борирования отдельных участков деталей. Применяют двухслойные обмазки: первый слой – активная обмазка (80% В4Cl + 20% Na3AlFe), второй слой – защитная обмазка с использованием графита. После просушки 1-ой и 2-ой прослойки обмазок проводят режим борирования при 800…10500С в течение 2…4 часов, потом проводят закалку или охлаждение на воздухе или с печью.

3 ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

3.1 Общие положения

Появление и широкое распространение легированных сталей обусловлено ростом требований, которые выдвигаются к материалам при развитии техники. Легирование проводят с целью изменения механических, физических, химических и технологических свойств металлов. Для этого в сталь вводят элементы, которые называют легирующими.

Основными легирующими элементами являются Сг, Nі, Мо, Al, V, W, Те, Zr. Кремний и марганец также считаются легирующими элементами, если их содержание в стали превышает 0,4% (для Sі) и 0,8% (для Mn). В количестве до 0,1% вводят Nb, Ti, а содержание бора при легировании не превышает 0,003%. Легирование, когда концентрация элемента составляет меньше 0,1%, называют микролегированием. Если общее количество легирующих элементов не превышает 2,5%, то такие стали относят к низколегированным. Среднелегированные стали содержат до 10%, а высоколегированные – более 10% легирующих элементов.

Легирующие элементы преимущественно растворяются в основных фазах железоуглеродистых сплавов (феррите, аустените, цементите) или при увеличении их содержания могут принимать участие в образовании специальных карбидов. Твердый раствор углерода и легирующих элементов в a-железе определяется как легированный феррит, а в g-железе – как легированный аустенит. Легированный цементит это твердый раствор углерода и легирующих элементов в цементите.

В большинстве конструкционных сталей феррит является основной структурной составляющей, которая занимает не менее 90% объема металла. Поэтому от свойств феррита в значительной степени зависят свойства стали в целом. Растворение легирующих элементов в феррите проходит в результате замещения атомов железа атомами этих элементов. При этом происходит увеличение или уменьшение параметра кристаллической решетки a-железа. Элементы с меньшим атомным радиусом, чем у железа, уменьшают параметр решетки, а с более большим – повышают.

Изменение параметров решетки ведет к повышению прочности и уменьшению пластичности a-железа. Чем большей является разница в атомных размерах железа и легирующего элемента, тем более значительными будут искажения кристаллической решетки и, соответственно, твердость, прочность, но ниже пластичность и особенно вязкость феррита. Все основные легирующие элементы повышают твердость феррита. Наиболее упрочняют феррит Si, Mn, Ni. При общем наличии этих элементов более 4% твердость феррита увеличивается до 160…220 HB.

Молибден и вольфрам, а также марганец и кремний (при содержании последних более 1%) снижают вязкость феррита. Хром уменьшает вязкость слабее перечисленных элементов, а никель в количестве до 3% повышает вязкость феррита, а при большем количестве – незначительно её уменьшает.

Порог хладноломкости снижает только никель, другие элементы его повышают, что влечет за собой повышение склонности к хрупкому разрушению.

Таким образом, наиболее ценным является влияние никеля. Упрочняя феррит, он не снижает его вязкости и одновременно понижает порог хладноломкости.

По взаимодействию с углеродом легирующие элементы распределяются на карбидообразующие, графитизирующие и нейтральные элементы.

Карбиды могут образовывать элементы, имеющие менее достроенную d-электронную орбиталь в сравнении с железом. Чем более она недостроенная и, таким образом, меньше электронов на d-орбитали, тем более выражена склонность легирующего элемента к карбидообразованию и выше стойкость карбидной фазы. Чем более стойкий карбид, тем труднее он растворяется в аустените и выделяется при отпуске. По сродству к углероду и стойкости карбидных фаз карбидообразующие элементы распределяются в следующий ряд: Fe - Mn - Cr - Mo - W - Nb -Zr - Ti.

Природа карбидной фазы легирующих элементов зависит от соотношения Rc/Rm, где Rс – атомный радиус углерода, а Rm – атомный радиус легирующего элемента. В соответствии с этим карбиды легирующих элементов возможно распределить на две группы.

К первой группы относятся карбиды железа, марганца, хрома, для которых Rс/Rm > 0.59. Они являются типичными химическими соединениями  и существуют при следующих стехиометрических соотношениях металла 0(Ме) и углерода (С): Мe3C, Mе6C, Ме7C3, Ме27C6. Эти карбиды являются недостаточно стойкими и при нагревании в процессе термической обработки распадаются с образованием твердого раствора легирующих элементов в аустените.

Карбиды второй группы, для которых Rc/Rm <0.59, представляют собой фазы внедрения и имеют простой тип решетки. Такие карбиды образуют карбидообразующие элементы (Mo, W, V, Nb, Ti). Фазы внедрения отличаются высокой твердостью и тугоплавкостью. Например, твердость карбида вольфрама достигает 18 000 МПА, карбида титана - 30 000 МПА, а температуры плавления, соответственно, 3500оС и 3200оС. Для растворения таких карбидов, как WC, NbC, TiC, сталь необходимо нагревать до 1300оС. Это означает, что даже при высокотемпературном нагреве они не могут перейти в твердый раствор. В этом их отличие от карбидов первой группы, которые при нагреве легко растворяются в аустените.

Легирующие элементы, растворенные в железе, влияют на температурный интервал полиморфных превращений. Если с помощью двойных диаграмм провести анализ влияния легирующих элементов на область существования a- и g-железа, то по этому признаку все легирующие элементы разделяются на две группы.

К первой группы относят аустенитообразующие элементы, которые повышают критическую точку А4 и снижают А3, расширяя таким образом g-область. Вторую группу составляют ферритообразующие элементы, которые снижают критическую точку А4 и повышают А3. При этом происходит выклинивание g-области (рис. 19).

К элементам, которые расширяют область существования аустенита, относятся Ni, Mn, Co, Cu, Pt, Ru, Os. Начиная с некоторых концентраций этих легирующих элементов, стали при комнатной температуре имеют состояние g - твердого раствора. Такие стали называют аустенитными.

К элементам, которые расширяют область существования феррита, относятся Cr, Mo, Si, Al, V, W, Ti. При легировании в большом количестве ферритообразующими элементами стали будут иметь ферритную структуру и называться ферритными.

t,oC                                                        t,oC

Содержание легирующего элемента, %

Рисунок 19 – Влияние легирующих элементов на температуры

полиморфных превращений в стали

Легирующие элементы, которые только растворяются в феррите или цементите, не образуя специальных карбидов, влияют на кинетику распада аустенита только количественно. Кобальт ускоряет превращение, другие элементы (Mn, Ni, Cu) замедляют его.

Карбидообразующие элементы вносят не только количественные, но и качественные изменения в кинетику аустенитного превращения. Их влияние на скорость распада аустенита зависит от температуры:

-	при 700...5000С – замедляют превращение;

-	при 500... 4000С – значительно замедляют превращение;

-	при 400…300 0С – ускоряют превращение.

Таким образом, в сталях с карбидообразующими элементами (Cr, Mo, W и др.) наблюдаются два максимума скорости изотермического распада аустенита, разделенных областью высокой устойчивости переохлажденного аустенита (рис. 20).

Легирующие элементы влияют на мартенситное превращение. Аl и Co повышают температуру его начала, Mn и Si не влияют, а большинство элементов снижает её,  увеличивая при этом количество остаточного аустенита.

M

M

A1

A1

1

2

2

1

Рисунок 20 – Влияние легирующих элементов на кинетику распада

переохлажденного аустенита

Легирующие элементы влияют на рост зерна аустенита. Все элементы, за исключением марганца и бора, уменьшают склонность аустенитного зерна к росту. Карбидообразующие элементы в результате барьерного действия карбидов сильно уменьшают рост зерна. Некарбидообразующие элементы относительно слабо влияют на рост зерна.

Легирующие элементы влияют на превращения при отпуске. Они замедляют процесс распада мартенсита, поскольку препятствуют диффузии углерода, особенно это относится к карбидообразующим элементам. Для получения одинаковых результатов сталь, легированную такими элементами, как хром, молибден, кремний нужно нагревать при отпуске до более высокой температуры или увеличивать длительность отпуска по сравнению с углеродистой сталью.

Легирующие элементы влияют на концентрацию углерода в перлите и аустените, сдвигая точки S и E (на диаграмме Fе-С) в сторону меньшего содержания углерода.

## Легированные стали можно классифицировать:

## - по структуре в равновесном состоянии;

## - по структуре образцов после охлаждения на воздухе;

## - по назначению.

По структуре в равновесном состоянии различают такие классы легированных сталей: доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные и ледебуритные. Наличие ледебурита в легированных сталях может иметь место при содержании углерода значительно ниже 2,14%, Например, при содержании хрома 5%, сталь с 1,5% углерода является ледебуритной. Наличие ледебурита в легированных сталях значительно слабее уменьшает их пластичность, по сравнению с чугунами, что позволяет подвергать их горячей пластической деформации.

По структуре образцов после охлаждения на спокойном воздухе возможно выделить три основных класса сталей: перлитный, мартенситный и аустенитный.

Наличие мартенситных и аустенитных сталей обусловлено тем, что по мере увеличения содержания легирующих элементов стойкость аустенита в перлитной области растет, а температура мартенситного превращения снижается. Первое обстоятельство приводит к тому, что даже при незначительных скоростях охлаждения может происходить мартенситное превращение. Второе обстоятельство объясняет наличие аустенитной структуры при комнатной температуре.

Стали перлитного класса характеризуются относительно малым содержанием легирующих элементов, мартенситного класса – более значительным, аустенитного класса – еще более высоким содержанием легирующих элементов.

По назначению легированные стали подразделяются на конструкционные, инструментальные, а также стали с особенными свойствами (нержавеющие, жаропрочные, жаростойкие, электротехнические, магнитные и т. д.).

Легированные стали  маркируются цифрами и буквами. Для конструкционных  сталей цифры в начале маркировки определяют количество углерода в сотых долях процента, буквы - легирующие элементы, цифры за буквами - количество легирующих элементов в процентах. Отсутствие цифры за буквами указывает на то, что содержание этого легирующего элемента не превышает 1%.

В инструментальных сталях цифра в начале марки показывает содержание углерода в десятых долях процента. Начальную цифру опускают, если содержание углерода 1%.

Обозначают легирующие элементы следующими буквами алфавита: Х – хром, Г –марганец, Н – никель, М – молибден, С – кремний, Ф – ванадий, В – вольфрам, К – кобальт, Ю – алюминий, Д – медь, П – фосфор, Т – титан, Р – бор, Б – ниобий, Ц – цирконий, Е – селен, А – азот, Ч – редкоземельные элементы.

Буквы в начале маркировки определяют назначение стали: А - автоматные, Ш - шарикоподшипниковые, Р – быстрорежущие, Е - магнитные, Э - электротехнические.

Буквы в конце маркировки указывают на качество сталей (А-высококачественные) или на способы дополнительного переплава при изготовлении (Ш - электрошлаковый, ВД - вакуумно-дуговой, ВИ - вакуумно-индукционный, ПД – плазменно-дуговой).

3.2 Конструкционные стали

Конструкционными называют стали, которые используют для производства машин, конструкций и сооружений.

Различают такие виды конструкционных сталей:

-	углеродистые обыкновенного качества и качественные;

-	повышенной обрабатываемости;

-	цементируемые;

-	улучшаемые;

-	пружинно-рессорные;

-	подшипниковые;

-	износостойкие;

-	высокопрочные.

Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные стали рассмотрены ранее.

3.2.1 Стали повышенной обрабатываемости

На обрабатываемость стали оказывают влияние различные факторы, основными из которых являются: допускаемая скорость резания; усилия резания; чистота обрабатываемой поверхности; вид операции (точение, фрезерование, сверление, фрезерование и т. д.).

Обрабатываемость снижается при повышении твердости и прочности стали. Увеличение содержания углерода в стали вследствие упрочнения приводит к снижению обрабатываемости.

Размер зерна, не влияя на твердость, снижает вязкость. Пониженная вязкость способствует получению сыпучей, недлинной стружки и её более легкому отделению. Низкоуглеродистые стали и техническое железо, несмотря на малое содержание углерода и малую прочность, плохо обрабатываются из-за большой вязкости и пластичности.

Большое значение имеет теплопроводность стали. При низкой теплопроводности выделяющееся при резании тепло незначительно поглощается изделием и происходит его концентрация в точках резания, что приводит к разогреву режущей кромки инструмента и снижению его стойкости. Малая теплопроводность характерна для аустенитных сталей, поэтому, несмотря на низкую твердость, они плохо обрабатываются.

Повышение обрабатываемости достигается введением в сталь серы, селена, теллура, кальция, свинца, фосфора. Такие стали называются  автоматными и маркируют буквой А. Присутствие свинца в этих сталях обозначает буква С, селена - Е, кальция - Ц, двузначная цифра после этих букв указывает на содержание углерода в сотых долях процента.

Автоматным сталям характерны склонность к хрупкому разрушению, пониженный предел усталости, анизотропия механических свойств, низкая коррозионная стойкость и поэтому их используют для изготовления малоответственных деталей.

Автоматные сернистые стали А11, А20, А30, А35, А40Г содержат до 0,30% серы и до 0,15% фосфора. Для снижения склонности к красноломкости в них увеличено содержание марганца до 1,5%. Сера в автоматных сталях находится в виде сульфидов марганца, которые способствуют образованию короткой и ломкой стружки и уменьшают трение между стружкой и инструментом из-за смазывающего действия. Фосфор, увеличивая хрупкость феррита, облегчает отделение и измельчение стружки и способствует получению гладкой блестящей поверхности резания.

Автоматные свинцовосодержащие стали (АС14, АС40, АС35Г2, АС45Г2, АС12ХН, АС14ХГН, АС20ХГНМ, АС30ХМ, АС38ХГМ, АС40ХГНМ) содержат до 0,35% Рb и по обрабатываемости превосходят сернистые. Свинец не растворяется в стали и, присутствуя в виде мелких обособленных включений, делает стружку более ломкой. Кроме этого, от теплоты резания свинец плавится и, оказывая смазывающее действие, эффективно снижает трение между инструментом и деталью. Однако при больших скоростях резания свинец может испаряться, что приводит к схватыванию инструмента с обрабатываемой деталью. Свинец не ухудшает прочностных свойств, но незначительно ухудшает пластичность и вязкость.

Автоматные селеносодержащие стали (А35Е, А45Е, А40ХЕ) содержат до 0,1% Se, который практически не снижает их коррозионную стойкость. Повышение обрабатываемости связано с образованием селенидов и сульфоселенидов, которые окружают твердые оксидные включения, устраняя их истирающее действие.

Автоматные кальцийсодержащие стали (АЦ20, АЦ30, АЦ40Х, АЦ40Г, АЦ40ХН3 и др.) содержат кальция до 0,008% с возможным добавлением свинца, теллура и селена. Кальциевые стали обрабатываются твердосплавным инструментом при высоких скоростях резания.

3.2.2 Низкоуглеродистые стали для цементации

Для изготовления деталей, которые работают при условиях трения, ударных и переменных нагрузок, применяют низкоуглеродистые стали, которые содержат до 0,2 % углерода и поддаются цементации с последующими закалкой и низкотемпературным отпуском. Стали для цементации подразделяются на три группы:

- углеродистые стали с сердцевиной, которая не упрочняется во время последующей термической обработки;

- низколегированные стали с незначительно упрочняемой сердцевиной;

- легированные стали с сильно упрочняемой сердцевиной при термической обработке.

К сталям первой группы относятся стали 10, 15, 20. В результате низкой прокаливаемости их применяют для малоответственных деталей с неупрочняемой сердцевиной. Даже после закалки с охлаждением в воде слои, которые расположены под цементированным слоем, имеют ферритно-перлитную структуру, и, соответственно, низкую твердость и прочность.

К сталям второй группы относятся низколегированные стали 20Х, 20ХР, 20ХН, которые после цементации подвергают закалке в масле, что позволяет получить бейнитные структуры по сечению детали и следующие механические свойства: sв до 750 МПа, δ до 12%, КСU - 0,6...0,7 МДж/м2.

К сталям третьей группы относятся стали типа 20ХГР, 20ХНР, 12Х2Н4, 18Х2НВ, 30ХГТ, которые после охлаждения в масле закаливаются на мартенсит. Если после закалки в цементированном слое сохраняется большое количество остаточного аустенита, то такие стали подвергают обработке холодом, а затем низкому отпуску.

##### 3.2.3 Среднеуглеродистые стали для улучшения

Эти стали содержат 0,3...0,5%С и легирующие элементы (хром, никель, молибден, вольфрам, марганец, кремний в общем количестве не более 3-5%), а также до 0,3% элементов, которые способствуют получению мелкого зерна аустенита (ванадий, титан, ниобий, цирконий).

Наибольшее распространение для машиностроения получили конструкционные стали, легированные 0,8...1,2% Cr. Они имеют более высокую прокаливаемость, чем углеродистые стали. Хром способствует получению в стали высокой и равномерной твердости. Температурный интервал хладноломкости хромистых сталей 0...-100оС. При 0оС наблюдается вязкий излом, а при -100оС излом становится полностью хрупким.

Хромистые стали легируют дополнительно:

- марганцем для повышения прокаливаемости, но марганец способствует росту зерна и, как следствие, повышает порог хладноломкости;

- молибденом (0,15 - 0,45%) для повышения прокаливаемости и снижения порога хладноломкости, а также для повышения статической, динамической и усталостной прочности стали;

- ванадием (0,1 ...0,3%) для уменьшения размера зерна и повышения вязкости;

- бором (до 0,003%) для повышения прокаливаемости, но при этом повышается порог хладноломкости;

- титаном (до 0,1%) для измельчения зерна.

Введение в хромистые стали никеля значительно повышает их прокаливаемость. Дополнительная добавка молибдена в хромоникелевые стали снижает отпускную хрупкость, к которой склонны хромоникелевые стали.

Термическая обработка таких сталей включает закалку в масле и высокий отпуск (550 - 650°С). Нагрев для закалки проводят до температуры на 30...50°С выше АС3. Для большинства сталей это температура около 850°С.

Среднеуглеродистые легированные стали при закалке охлаждают в масле, что дает возможность получать мартенситную структуру при значительно меньшем уровне внутренних напряжений.

При высокотемпературном отпуске (550 - 650°С) среднеуглеродистых сталей следует предусматривать быстрое охлаждение после отпуска, которое предотвращает развитие отпускной хрупкости второго рода. В тех случаях, когда после отпуска невозможно осуществить быстрое охлаждение (например, для крупногабаритных деталей), следует использовать стали, легированные молибденом, который замедляет развитие отпускной хрупкости второго рода.

Улучшаемые стали могут быть условно разделены на 5 групп. С ростом номера группы растет количество легирующих элементов, увеличивается прокаливаемость и сопротивление хрупкому разрушению.

К первой группе относятся углеродистые стали 35, 40, 45. Максимальное сечение деталей ( Дкр.), которые прокаливаются на мартенсит, не превышает 10 мм. Переходная температура хладноломкости (t50,оС) равняется -20оС.

Вторую группу составляют хромистые стали марок 30Х и 40Х. Для этих сталей Дкр и t50,оС составляют, соответственно, 20 мм и – 40оС. Недостатком сталей этой группы является склонность к отпускной хрупкости второго рода.

Для сталей третьей группы (30ХМ, 40ХГ, 40ХГТ) критический диаметр увеличивается до 25 мм, а переходная температура хладноломкости снижается до -50оС. В эти стали для повышения прокаливаемости дополнительно вводят марганец, а для снижения отпускной хрупкости – молибден. Такие стали, легированные, кроме этого, еще и кремнием, называют хромансилами (20ХГС, 30ХГС). Эти стали хорошо свариваются, имеют прочность sв = 1200 МПа и ударную вязкость КСU = 0,4 МДж/м2.

Четвертую группу составляют хромоникелевые стали, которые содержат до 1,5% Ni (40ХН, 40ХНМ). Критический диаметр в этих сталях превышает 40 мм, а переходная температура хладноломкости достигает -70оС.

К пятой группе относят комплекснолегированные стали, которые содержат до 4%Ni (38ХН3М, 38ХН3МФА). Критический диаметр этих сталей больше 100 мм, а t50,оС - ниже -100оС. Из этих сталей изготавливают сложные по конфигурации и большие по сечению детали, которые закаливаются в масле.

# 3.2.4 Рессорно-пружинные стали

Основными требованиями, которые предъявляются к деталям типа рессор и пружин являются высокий предел текучести (до 1700 МПа), высокое сопротивление усталости при достаточной пластичности. Повышение значения предела текучести пружинных сталей достигается закалкой с последующим среднетемпературным отпуском при 400...480°С.

Стали для пружин и рессор должны обеспечивать сквозную прокаливаемость для получения структуры мартенсита по всему сечению детали. Наличие после закалки немартенситных продуктов распада аустенита и остаточного аустенита ухудшает пружинные свойства. Чем мельче зерно, тем выше сопротивление стали малым пластическим деформациям. Наличие обезуглероженного слоя на готовых пружинах резко снижает пределы упругости и выносливости.

Для изготовления пружин и рессор применяют конструкционные стали с повышенным содержанием углерода 0,5…0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием.

Для пружин малого сечения, испытывающих при работе незначительные нагрузки, используют углеродистые стали 65, 70, 75, 65Г,75Г.

Кремнистые стали (55С2, 60С2, 70С3) применяют для изготовления пружин вагонов, автомобильных рессор, торсионных валов и др. Кремний повышает прокаливаемость, задерживает распад мартенсита при отпуске и значительно упрочняет феррит, что обеспечивает хорошие свойства. Однако кремнистые стали склонны к обезуглероживанию, что снижает предел выносливости. Кроме этого, они трудно обрабатываются резанием.

Дополнительное легирование кремнистых сталей хромом, кремнием, вольфрамом, никелем увеличивает их прокаливаемость и уменьшает склонность к обезуглероживанию. Стали 60С2ХФА и 65С2ВА, имеющие прокаливаемость до 50 мм, применяются для изготовления крупных тяжелонагруженных пружин. Сталь 60С2Н2А прокаливается до 80 мм и используется при изготовлении ответственных пружин, работающих в условиях значительных динамических нагрузок.

Для уменьшения чувствительности к концентраторам напряжений готовые пружины и листы рессор подвергают поверхностному наклепу обдувкой дробью, после чего предел выносливости увеличивается в 1,5…2 раза.

Пружины из углеродистых, марганцевых, кремнистых сталей работают при температурах не больше 200оС. Для пружин с температурой эксплуатации до 300оС используют пружины из стали 50ХФА, а при более высоких температурах до 500оС - из стали 3Х2В8Ф, до 600оС - из стали Р18.

Для работы в агрессивных средах пружины изготовляют из хромистых коррозионностойких сталей типа 40Х13, 95Х18.

3.2.5 Подшипниковые стали

Подшипниковые стали должны обладать высокой твердостью, износостойкостью и высоким пределом усталости, так как в процессе эксплуатации детали подшипника воспринимают значительные знакопеременные нагрузки. В этих сталях должно обеспечиваться равномерное распределение карбидов, отсутствие неметаллических включений и других концентраторов напряжений, вызывающих образование трещин и выкрашивание металла.

Маркируются шарикоподшипниковые стали буквами ШХ и числом, указывающим на содержание хрома в десятых долях процента. Содержание углерода в шарикоподшипниковых сталях составляет 0,95…1,15%, серы – меньше 0,020%, фосфора – меньше 0,027%.

Сталь ШХ15 предназначена для изготовления деталей подшипников с поперечным сечением 10…20 мм, а дополнительно легированные марганцем и кремнием ШХ15СГ и ШХ20СГ – для деталей, прокаливающихся на глубину свыше 30 мм.

Детали подшипников подвергают закалке от температур 820…850оС и низкому отпуску при 150…170оС. После закалки в структуре может содержаться до 15% остаточного аустенита, превращение которого может вызвать изменение размеров деталей подшипников. Для уменьшения количества остаточного аустенита прецизионные подшипники подвергают обработке холодом при -70о…-80оС. Окончательно обработанная подшипниковая сталь имеет мартенсита с включениями мелких карбидов и высокую твердость до 64НRC.

Детали крупногабаритных роликовых подшипников диаметром 0.5…2 м изготавливают из сталей 12ХН3А, 12Х2Н4А, подвергая их цементации на большую глубину (3…6 мм).

Для подшипников, работающих в агрессивных средах, применяют коррозионно-стойкую хромистую сталь 95Х18.

3.2.6 Высокопрочные стали

Высокопрочными называются стали, имеющие предел прочности sв > 1550 МПа и обладающие необходимой вязкостью для эксплуатации в условиях динамических нагрузок.

Легирующие элементы задерживают процессы разупрочнения при отпуске и, если сталь содержит повышенное количество хрома, молибдена, вольфрама, ванадия, то её твердость не снижается до температур отпуска 500…550оС. В, частности, сталь 30Х5МСФА после термической обработки имеет предел прочности sв = 1800 МПа, s0,2 = 1600 МПа, КСU = 50 Дж/см2.

Для получения прочности до 1800-2200 МПа используются мартенситно-стареющие стали с содержанием углерода менее 0,03%, в которых при закалке образуется практически безуглеродистый мартенсит, а затем при отпуске 500°С выделяются интерметаллидные фазы Ni3М, которые упрочняют сталь. Такими сталями являются Н18К8МЗ, 03Н18К9М5Т, Н18К12М5Т. Механические свойства таких характеризуются следующими значениями: sв = 1800 МПа, d = 15%; y = 55%. Необходимо отметить, что непосредственно после закалки мартенситно-стареющие стали обладают невысокой прочностью и очень высокой пластичностью, что позволяет осуществлять деформацию, обработку резанием и другие технологические операции.

Разработаны также высокопрочные стали, известные как «трип-стали», в которых после закалки с 1000…1100оС образуется аустенитная структура, поскольку точка начала мартенситного превращения лежит ниже 0°С. После закалки осуществляется деформация (60-80%, при 400-500°С), в процессе которой, в связи обеднением аустенита углеродом и легирующими элементами, происходит повышение точки МD. В процессе эксплуатации в результате пластической деформации аустенитное состояние превращается в высокопрочное мартенситное. В трип-сталях содержание углерода на порядок выше, чем в мартенситно-стареющих сталях (30Х9Н8М4Г2С2 и 25Н25М4Г1). Механические свойства трип-сталей: sв = 1500…1700 МПа; s0,2 = 1400…1550 МПа; d = 50…60%. Характерным для этих сталей является высокое значение вязкости разрушения К1С и предела выносливости s-1, однако наблюдается анизотропия свойств деформированного металла. При одинаковой прочности трип-стали пластичнее мартенситно-стареющих, но их широкому внедрению препятствует необходимость использования мощного оборудования для деформации.

3.2.7 Износостойкие стали и сплавы

Износостойкость – свойство материала оказывать сопротивление процессу изнашивания, под которым подразумевается постепенное разрушение поверхностных слоев материала путем отделения его частиц под влиянием сил трения. Под действием этих сил происходит многократное деформирование участков контактной поверхности, их упрочнение и разупрочнение, выделение теплоты, изменение структуры, развитие процессов усталости, окисления и др. Различают абразивный, окислительный, адгезионный, усталостный и другие виды изнашивания.

Высокая твердость поверхности – необходимое условие обеспечения износостойкости при большинстве видов изнашивания. При абразивном, окислительном, усталостных видах изнашивания наиболее износостойкими являются стали с высокой исходной твердостью поверхности, структура которых состоит из частиц твердой карбидной фазы и удерживающей их высокопрочной матрицы.

Цементуемые низкоуглеродистые и среднеуглеродистые стали, упрочненные азотированием или поверхностной закалкой, а также белые чугуны обеспечивают необходимую работоспособность узлов трения, в которых материал должен хорошо противостоять истиранию частицами, являющимися продуктами изнашивания или попадающими в смазочный материал извне.

В условиях ударного износа в абразивной струе (например, работа основных рабочих узлов мельниц для измельчения песка) наиболее износостойкими материалами являются твердые сплавы, структура которых состоит из карбидов вольфрама, титана и тантала, связанных кобальтом, а также высокоуглеродистые стали типа Х12, Х12М, Р18, Р6М5 с мартенситной матрицей и карбидами.

Карбидные сплавы применяют при наиболее тяжелых условиях работы в виде литых и наплавочных материалов. Они представляют собой сплавы с высоким содержанием углерода (до 4%) и карбидообразующих элементов (Cr, W, Ti). Для наплавки используются прутки из этих сплавов, которые расплавляются кислородно-ацетиленовым пламенем или электрической дугой и в жидком состоянии наносят на поверхность детали. Широкое распространение получили сплавы «сормайт» (1,7…3% С, 15…30% Сr, 2…5% Ni, 2…3% Si) с твердостью до 50 НRС и «сталинит» (» 10% С, » 20% Сr, » 15% Мn, » 3% Si) с твердостью до 65 НRС.

Для работы в условиях износа, который сопровождается большими ударными нагрузками, широко используется высокомарганцевая сталь 110Г13Л (сталь Гадфильда), содержащая 0,9…1,4% С, 11,5…15,0% Mn, 0,5…1,0% Si.

Сталь плохо обрабатывается резанием, поэтому детали получают литьем или ковкой. После литья структура состоит из аустенита и избыточных карбидов марганца в железе (FeMn)3C. При нагревании карбиды растворяются в аустените и после закалки в воде с 1100оС сталь имеет аустенитную структуру и низкую твердость 200..250 НВ.

В условиях только абразивного износа такая сталь оказывается неизносостойкой, но при воздействии на деталь больших ударных нагрузок, которые вызывают в материале напряжения выше предела текучести, проходит интенсивный наклеп стали 110Г13Л и рост ее твердости и износостойкости. При этом сталь приобретает высокую твердость до 600 HВ. Сталь 110Г13Л широко используется для изготовления корпусов шаровых мельниц, железнодорожных крестовин, гусеничных траков, козырьков землечерпалок и др.

3.3 Инструментальные стали

3.3.1 Общие положения

Инструментальные стали и сплавы применяют для изготовления разнообразного инструмента и в зависимости от назначения подразделяются на:

- стали для режущего инструмента;

- стали для измерительного инструмента;

- штамповые стали.

Особую группу инструментальных материалов составляют порошковые твердые сплавы.

Основным требованием к сталям для режущего инструмента является сохранение в течение длительного времени режущей кромки, которая в процессе работы изнашивается и тупится. Для выполнения этого требования инструментальная сталь должна иметь высокую твердость, как правило, более 60 НRC.

Инструмент работает в условиях значительных удельных давлений и для обеспечения его работоспособности необходима высокая прочность материала.

При больших скоростях резания в результате превращения механической энергии в тепловую происходит нагрев до высоких температур и происходящее при этом снижение твердости режущей кромки. Таким образом, следующим важным требованием является способность инструментальной стали сохранять свою твердость при длительном нагреве (красностойкость).

Условия работы измерительного инструмента соответствуют условиям работы режущего инструмента при легких режимах резки. Стали этого назначения должны иметь высокую твердость, износостойкость и хранить постоянство формы размеров на протяжении всего срока эксплуатации. Кроме того, они должны иметь высокую обрабатываемость резанием для получения высокого класса чистоты поверхности и обеспечивать незначительные деформации при термической обработке.

Штамповые стали подвергаются  значительным ударным и тепловым нагрузкам и поэтому большую роль играют свойства, которые характеризуют способность материала оказывать сопротивление образованию трещин и разрушению под действием таких нагрузок.

### 3.3.2 Стали для режущего инструмента

#### 3.3.2.1 Углеродистые и легированные инструментальные стали

Для режущих инструментов используют нетеплостойкие углеродистые и легированные стали и теплостойкие быстрорежущие стали.

Из нетеплостойких углеродистых сталей изготовляют деревообрабатывающий инструмент, ножовочные полотна, напильники, зубила, метчики, плашки и другой слесарный инструмент, который при использовании разогревается не выше 100-150°С.

Стали марок У7, У8, У9 применяют для изготовления инструмента, испытывающего при работе ударные нагрузки и требующего повышенной вязкости (зубила, клейма по металлу, деревообрабатывающий инструмент). Стали марок У10, У11, У12, У13 используют для инструмента, который при работе не испытывает толчков, ударов и должен обладать высокой твердостью (напильники, хирургический инструмент и др.).

Углеродистые инструментальные стали хорошо обрабатываются резанием и подвергаются пластической деформации, имеют относительно низкую температуру закалки (выше А1 на +20...30°С), что уменьшает опасность получения обезуглероженного слоя на поверхности инструмента. Основной недостаток углеродистых сталей – необходимость использования воды при закалке, что увеличивает деформации и вероятность получения трещин. Для углеродистых сталей необходимо строгое соблюдение температур нагрева под закалку для предотвращения роста зерна, к чему особенно чувствительны эвтектоидные стали.

Твердость инструментов, которые работают без ударных нагрузок, составляет 60...63 HRC, что достигается низким отпуском (160-180°С) после закалки. Инструменты, от которых требуется повышенная вязкость, отпускают при более высокой температуре (250…300°С) на твердость 52…57 НRС.

Стали с повышенным количеством легирующих элементов (Х, ХВГ, 11ХФ) при закалке охлаждаются в масле, имеют большое количество остаточного аустенита и меньше деформируются, что важно для инструментов, имеющих сложную конфигурацию. Кремний в инструментальных сталях повышает прокаливаемость и стойкость против отпуска. Стали с кремнием (9ХС) содержат мало остаточного аустенита и менее чувствительны к перегреву. Но стали с кремнием более чувствительны к появлению обезуглероженного слоя на поверхности инструмента при термической обработке, плохо обрабатываются резанием и деформируются из-за упрочнения феррита кремнием.

Вольфрамовые стали В2Ф и ХВ4 после закалки в водных растворах имеют высокую твердость до 65 НRC и применяются для пил по металлу и граверных инструментов.

Теплостойкость углеродистых инструментальных сталей не превышает 200оС, а легированные стали сохраняют свою твердость при нагреве до 300…350оС. Допустимые скорости резания для этих сталей составляют 10…15 м/мин.

#### 3.3.2.2 Быстрорежущие стали

Быстрорежущие стали сохраняют высокую твердость, прочность, износостойкость при нагреве до 600…650оС, что позволяет повысить скорость резания до 50 м/мин и стойкость инструмента в 10..30 раз.

Снижение твердости при нагревании обусловлена, в первую очередь, распадом мартенсита и коагуляцией карбидов, которые при этом выделяются. В ранее рассмотренных углеродистых и легированных инструментальных сталях коагуляция карбидов наступает при температурах 200…350оС, что влечет за собой снижение твердости.

Высокая теплостойкость быстрорежущих сталей обеспечивается введением вольфрама совместно с другими карбидообразующими элементами – молибденом, хромом, ванадием в количестве, достаточном для связывания практически всего углерода в специальные карбиды.

Вольфрам и молибден в присутствии хрома связывают углерод в специальный карбид МеС6, являющийся основным в быстрорежущих сталях и с трудом коагулирующий при отпуске, тем самым задерживая распад мартенсита. Выделение дисперсных карбидов, которое происходит при повышенных температурах отпуска (500…600оС), вызывает дисперсионное твердение мартенсита, т. н. «явление вторичной твердости».

Кобальт не образует карбидов, но, повышая энергию межатомных сил связи, затрудняет коагуляцию карбидов и, тем самым, способствует увеличению теплостойкости.

Быстрорежущие стали маркируются буквой «Р», следующая цифра указывает на содержание вольфрама в процентах. Содержание хрома (~ 4% во всех сталях ) и ванадия (до 2%) в марке стали не указывается. Марки сталей, дополнительно легированные молибденом, кобальтом или имеющие повышенное содержание ванадия, содержат соответствующие буквенные обозначения и цифры, указывающие их содержание в процентах. Содержание углерода в быстрорежущих сталях не указывается и составляет 0,7…1,0%.

По микроструктуре в равновесном состоянии быстрорежущие стали относятся к ледебуритному классу и после литья имеют ледебуритную эвтектику, которую устраняют интенсивной ковкой. При недостаточной проковке остается карбидная ликвация, которая характеризуется локальным скоплением карбидов в виде участков неразрушенной эвтектики.

Для улучшения обрабатываемости деформированной стали далее назначают изотермический отжиг, включающий нагрев до 840…860°С, выдержку 2…4 часа, последующее охлаждение с печью до 740°С и изотермическую выдержку 4...6 часов, последующее охлаждение с печью до 400°С и окончательное охлаждение на воздухе. В отожженном состоянии структура стали содержит мелкозернистый сорбит, вторичные и более крупные первичные карбиды и хорошо обрабатывается резанием.

Высокие эксплуатационные свойства инструменты из быстрорежущей стали приобретают после закалки и отпуска. Особенностью закалки является высокая температура нагрева до 1200…1280оС, обусловленная необходимостью максимального растворения карбидов и получения высоколегированного аустенита. Легирование аустенита происходит за счет растворения вторичных карбидов, а первичные карбиды не растворяются и тормозят рост зерна аустенита.

Высоколегированный аустенит обладает большой устойчивостью, поэтому охлаждающей средой при закалке обычно является масло, а мелкие инструменты иногда охлаждают даже на воздухе. Для уменьшения деформации применяется ступенчатая закалка в расплавленных солях температурой 400…500оС.

После закалки быстрорежущие стали содержат до 30% остаточного аустенита, что объясняется снижением точки начала мартенситного превращения МН. Остаточный аустенит снижает твердость, а последующий распад может привести к изменению размеров и формы ответственного инструмента. Для снижения его количества осуществляют обработку холодом или проводят отпуск. В процессе выдержки при отпускной температуре 560оС из аустенита выделяются карбиды, что приводит к уменьшению его легированности и повышению МН,. Поэтому при последующем охлаждении он претерпевает мартенситное превращение, но в процессе однократного отпуска только часть остаточного аустенита превращается в мартенсит. Для снижения его количества до 3…5% проводят двух-, трехкратный отпуск. Твердость быстрорежущих сталей после отпуска может достигать 63-70 HRC в зависимости от марки, а прочность − до 2000 МПа.

Повышение износостойкости быстрорежущих сталей может быть достигнуто низкотемпературным цианированием, газовым или ионным азотированием, напылением нитридов титана.

Большим недостатком быстрорежущих сталей является наличие избыточных карбидов, распределение которых регламентируется стандартами. Карбидная неоднородность снижает прочность и вязкость, ухудшает шлифование сталей, способствует выкрашиванию рабочих кромок.

Достаточно эффективно устраняется такой структурный дефект  при получении быстрорежущих сталей методами порошковой металлургии. В этих сталях карбидная фаза очень дисперсная, что способствует более полному растворению карбидов в аустените и повышению теплостойкости. Температура закалки порошковых сталей на 20…30оС ниже традиционных.

Основные порошковые стали Р0М2Ф3-МП, М6Ф1-МП, М6Ф3-МП содержат мало дефицитного вольфрама. Применяются также стали Р6М5Ф3-МП, Р7М2Ф6-МП, Р12М3К5Ф2-МП и др. с содержанием углерода более 1,2%.

Стойкость режущего инструмента из порошковых сталей в 1,5…2 раза выше быстрорежущих сталей обычного производства.

3.3.3 Штамповые стали

В зависимости от температурных условий эксплуатации различают штамповые стали для деформации в холодном и горячем состояниях.

Для штампов холодной деформации основными требованиями являются: высокая твердость; износостойкость; прочность; сопротивление пластической деформации; повышенная вязкость (в случае наличия больших ударных нагрузок при эксплуатации).

Штампы для  холодного деформирования. Для изготовления штампов небольшого сечения (до 20 мм) используют углеродистые стали, имеющие достаточную износостойкость и вязкость. Их твердость после закалки и отпуска должна быть 57…59 HRC.

Для изготовления более крупного инструмента, работающего в условиях динамических нагрузок, используют стали повышенной прокаливаемости (X, ХГС ХВГ) и стали с пониженным содержанием углерода (6ХС, 7ХФ). Их нагревают до температуры закалки АС1+20...30°C для заэвтектоидных и АС3+20..30°С для доэвтектоидных сталей. Охлаждение при закалке проводят в масле или через воду в масло, а также применяют ступенчатое охлаждение в расплавах солей и щелочей. Отпуск назначают при температурах 200...250°С (на твердость 53…58 HRC) и 430...470°С (на твердость 40…45 HRC).

Для интенсивного штампования используют инструменты из ледебуритных высокохромистых сталей типа X12, Х12МФ, Х6ВФ. Они являются полутеплостойкими и в их структуре после отжига присутствуют сорбитоподобный перлит, карбиды (Fe, Сr)7С3 и легированный цементит (Fe, Сr) 3С. Нагрев для закалки хромистых сталей проводят при температурах 1000°С и выше, чтобы растворить в аустените карбиды хрома.

Хромистые стали для получения большой твердости (61…63 HRC) и наибольших значений прочности и вязкости подвергают закалке на первичную твердость при 980…1020°С с отпуском при 150…200°С.

Для получения повышенной теплостойкости  хромистые стали подвергают закалке на вторичную твердость при 1080…1100°С и многократному отпуску при 500…520°С. При этом получают твердость (50…60 HRC), а прочность и вязкость лишь немного ниже, чем после закалки на первичную твердость. Закалка на вторичную твердость рекомендуется для штампов, которые нагреваются во время работы (интенсивное штампование) или при их изготовлении требуется значительное шлифование.

Штампы для горячего деформирования. При их изготовлении стали дополнительно должны обеспечивать:

- высокую разгаростойкость (стойкость против образования трещин при многократном нагреве и охлаждении);

-  высокую окалиностойкость;

- высокую теплопроводность для обеспечения отвода тепла от рабочей поверхности штампа;

- высокую прокаливаемость для обеспечения необходимых свойств по всему сечению крупногабаритного инструмента;

Для изготовления молотовых штампов, которые работают при незначительной длительности контакта с горячим металлом, используют хромоникелевые среднеуглеродистые стали 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХГМ. Эти стали имеют высокую закаливаемость, прочность и вязкость после закалки с температуры 840…860°С и отпуска при 460…540°С. Твердость после отпуска составляет 40…45 HRC, а структура – сорбит или троостосорбит отпуска.

Для горячего прессования медных сплавов и для литья под давлением медных сплавов используют инструмент, изготовленный из стали с вольфрамом и повышенным количеством хрома (3Х2В8Ф). Она имеет повышенную теплостойкость до 650°С. Закалка осуществляется с температуры 1100оС с охлаждением в масле, отпуск при 620оС, получаемая твердость 42…45 HRC.

Более высокую разгаростойкость, окалиностойкость, вязкость и нечувствительность к масштабному фактору имеет сталь 4Х5В2ФС, которая применяется для изготовления пресс-форм для литья под давлением цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов. Температуры закалки и отпуска, соответственно, 1030оС и 570оС, твердость – 47…49 НRС.

Для повышения работоспособности пресс-формы и штампы подвергают азотированию, нитроцементации и др. Азотирование повышает в 4-5 раз устойчивость стали против коррозионного действия жидких алюминиевых сплавов.

3.3.4 Стали для измерительных инструментов

Основные требования, которые предъявляют к сталям для измерительных инструментов: высокая твердость, износостойкость и стабильность в размерах на протяжении всего срока эксплуатации.

Особенно трудно обеспечить стабильность размеров, поскольку в стали после закалки и отпуска со временем могут происходить:

-  перераспределение напряжений, что может вызвать деформацию;

- уменьшение тетрагональности мартенсита, что приводит к уменьшению объема и размеров;

- превращение остаточного аустенита в мартенсит отпуска, что увеличивает размеры.

Для изготовления измерительных инструментов используют углеродистые (У8 - У12) и низколегированные инструментальные стали (X, ХВГ, ХВС).

Для получения твердости не менее HRC 60…64 высокоуглеродистые стали подвергают закалке в масле и длительному низкотемпературному отпуску.

Для инструментов повышенной точности после закалки проводят обработку холодом при температуре -80оС для уменьшения количества остаточного аустенита. Отпуск проводят при 120…170оС. Нагревание до более высокой температуре не допускается с целью сохранения необходимой твердости и износостойкости инструмента.

Для измерительного инструмента большого размера и сложной конфигурации используют нитраллой (38ХМЮА), который улучшают и далее азотируют на высокую твердость.

3.3.5 Твердые сплавы

Твердые сплавы являются инструментальными материалами, которые состоят из  карбидов тугоплавких металлов и кобальта в качестве связующего компонента. Эти сплавы изготавливают методами порошковой металлургии. Порошки карбидов вольфрама, титана, тантала, ниобия, ванадия спекают с порошком кобальта при 1400…1550оС после предыдущего прессования.

Характерной особенностью твердых сплавов является их очень большая твердость (87...92 HRA), которая сохраняется при нагревании до 800...1000оС. Износостойкость инструментов из твердых сплавов превышает износостойкость инструмента из быстрорежущих сталей в 10...20 раз.

Основными твердыми сплавами являются сплавы групп BK, TK и TTK.

Сплавы группы ВК изготовляют на основе карбида вольфрама, цифра после букв "ВК" указывает на содержание кобальта в процентах. Чем больше содержание кобальта, тем выше прочность, но твердость незначительно снижается. Твердые сплавы этой группы имеют наибольшую прочность, но более низкую твердость, чем сплавы других групп. Они теплостойкие до 800оС и их применяют для обработки чугунов и сплавов цветных металлов, в которых при механической обработке образуется хрупкая стружка.

Сплавы с малым количеством кобальта имеют повышенную твердость и износостойкость, но пониженную прочность (ВКЗ). Из-за этого их следует использовать для чистового точения. Сплавы с повышенным количеством кобальта используют для чернового точения (ВК6, ВК8). Сплав ВК20 используют для армирования штампов, что резко повышает их износостойкость. После алмазной заточки обеспечивается очень высокая чистота (отсутствие зазубрин, мелких трещин) лезвия инструмента.

Сплавы группы ТК изготовляют на основе карбидов вольфрама и титана. Их маркируют буквами "Т" и "К" и цифрами. Цифра после "Т" указывает на содержание карбидов титана в процентах, а после "К" – кобальта, остальное – карбид вольфрама. Сплавы этой группы имеют более высокую твердость, чем группы ВК. Теплостойкость сплавов группы ТК составляет 900…1000оС. Их применяют для высокоскоростной обработки сталей.

Сплавы группы ТТК изготовляют на основе карбидов вольфрама, титана и тантала. Их маркируют буквами "Т", "Т", "К" и цифрами. Цифра, которая стоит после букв "ТТ", указывает на суммарное содержание карбидов титана и тантала, а цифра, которая стоит после буквы К – на содержание кобальта. Сплавы этой группы применяют для более тяжелых условий резания (черновое точение стальных слитков, поковок, отливок).

Высокая хрупкость вольфрамовых сплавов, а также дефицитность вольфрама послужили причиной разработки и использования безвольфрамовых твердых сплавов (БВТС). В этих сплавах основой являются карбиды и карбонитриды титана, а в качестве связующего компонента используются никель и молибден. Сплавы маркируются буквами КТН и ТН.

БВТС уступают вольфрамсодержащим сплавам по прочности, так же как теплопроводность и теплостойкость. Пониженная теплопроводность означает, что при одинаковом количестве теплоты, выделяемой при резании, режущая кромка инструмента из БВТС нагревается сильнее. Это обстоятельство вместе с меньшей теплостойкостью определяет более низкую стойкость такого инструмента при высоких скоростях резания.

Широкое применение в качестве инструментального материала получила режущая керамика, теплостойкость которой достигает 1200…1400оС, а твердость превышает 80 НRC, что позволяет выполнять резание со скоростями до 600 м/мин. В отличие от твердых сплавов керамика не содержит металлической связки, а состоит только из твердых компонентов (оксидов, карбидов, нитридов). Отсутствие пластичной фазы в структуре определяет высокую хрупкость и низкую прочность керамики, что не позволяет использовать её при резании со значительными силовыми нагрузками.

Для изготовления лезвийного инструмента используются искусственные сверхтвердые материалы (СТМ). Применение имеют СТМ на основе нитрида бора: композит-01 (эльбор); композит-02 (белбор); композит-05 (гексанит-Р) и др. Из алмазных поликристаллов изготавливают СТМ марок АСПК (карбонадо) и АСБ (баллас). Из материалов, полученных спеканием зерен алмаза, производят СТМ марок СВБН и СКМ (карбонит). Крепление заготовок СТМ обычно осуществляют запрессовыванием в металлокерамические вставки, которые затем крепятся к корпусу инструмента.

СТМ обладают наиболее высокими твердостью, модулем упругости, теплопроводностью, по сравнению с другими инструментальными материалами, что позволяет обеспечить высокую точность обработки, малую шероховатость поверхности и, тем самым, создавая условия для исключения операции шлифования. Применение инструмента из СТМ позволяет обрабатывать закаленные стали, чугуны, твердые сплавы с твердостью > 60HRC и производить точение деталей с толщиной стенки 0,2 мм.

3.4 Специальные стали

3.4.1 Коррозионностойкие (нержавеющие) стали

Поверхностное разрушение металла под действием внешней среды называется коррозией. В зависимости от механизма коррозионного процесса различают электрохимическую (под действием электролитов) и газовую (под действием газов) коррозию. Стали, являющиеся стойкими против электрохимической коррозии, классифицируют как коррозионностойкие или нержавеющие, а против газовой коррозии – жаростойкие.

Основной причиной электрохимической коррозии сталей является низкий электрохимический потенциал железа, который может повысить только хром. Наличие в стали более 12% Cr делает её коррозионностойкой.

Различают хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Хромистые стали разделяются в зависимости от содержания хрома на три типа: с 13% Cr, 17% Сr и 27% Cr.

Стали с 13% Cr относятся к сталям мартенситного класса. Это наиболее распространенные и дешевые нержавеющие стали и, кроме этого, имеют хорошую свариваемость. Стали 30Х13 и 40Х13 используют для карбюраторных игл, пружин, хирургических инструментов и т. д. Эти стали закаливают от 1000…1050оС в масле и отпускают при 180…200оС с получением твердости 50…60 HRC.

Стали с 17% и 25% Сr относятся к сталям ферритного класса. Широкое распространение получили стали 12Х17, 15Х25Т, 15Х28, 25Х25Т. Сталь 12Х17 применяют после рекристаллизационного отжига при 760…780оС для изготовления оборудования для пищевой промышленности и кухонной посуды. Стали 15Х25Т и 15Х28 используют чаще без термической обработки для изготовления сварных деталей, работающих в агрессивных средах и не подвергающихся действию ударных нагрузок, при температуре эксплуатации не ниже -20оС.

Хромоникелевые нержавеющие стали 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х18Н10Т относятся к немагнитным сталям аустенитного класса. Для получения чисто аустенитной структуры, обладающей высокой коррозионной стойкостью, их закаливают в воде от 1100…1150оС.

При нагревании этих сталей до температур 500…570оС возможно образование по границам зерен аустенита карбидов хрома, в результате чего приграничные зоны обедняются хромом до содержания менее чем 12%. Это создает условия для распространения коррозии по границам зерен (так называемая межкристаллитная коррозия). Для предотвращения этого явления в сталь вводят 0,10…0,15 % Ti.

3.4.2 Жаростойкие стали и сплавы

Жаростойкость (окалиностойкость) - это сопротивление металла окислению в газовой среде при высоких температурах. К жаростойким относятся стали, которые работают в ненагруженном или слабонагруженном состоянии при температурах выше 500оС.

Для повышения окалиностойкости сталь легируют хромом, алюминием, кремнием. Эти элементы имеют большее сродство c кислородом, чем железо, и образуют на поверхности стали плотные пленки окислов Cr2O3, Al2O3, SiO2. Наличие этих пленок приводит к торможению процессов последующего окисления.

Окалиностойкость зависит от состава стали, а не от её структуры и определяется, прежде всего, содержанием хрома. Минимальное содержание хрома, которое обеспечивает окалиностойкость при разных температурах, составляет: для 700оС – 5%; для 900оС – 12%С; для 1000оС – 18%; для 1100оС – 25%.

Стали, легированные Cr и Si, имеют название сильхромы, легированные Cr и Al – хромали, а легированные Cr, Al и Si – сильхромали.

В качестве сильхромалей широкое распространение нашли стали мартенситного класса 40Х9С2 и 40Х10С2М, которые имеют температуру окалинообразования 850оС.

Сталь 10Х13СЮ (сильхромаль) окалиностойкая до 950оС и, кроме этого, обладает стойкостью в средах, содержащих серу. Однако необходимо отметить, что присутствие большого количества  алюминия и кремния в этих сталях способствует повышению хрупкости и поэтому их содержание ограничивают.

Для работы при более высоких температурах до 1100оС применяют стали 10Х23Н18, 15Х25ТЛ, 30Х24Н12СЛ.

3.4.3 Жаропрочные стали и сплавы

Жаропрочность – это сопротивление металла механическим нагрузкам при высоких температурах. При этом может наблюдаться явление ползучести, когда происходит процесс непрерывной деформации металла под действием постоянной нагрузки. Ползучесть происходит при температурах выше порога рекристализациии или при нагрузках выше, чем граница упругости.

Повышение сопротивления ползучести достигается легированием стали, при этом повышается энергия межатомной связи и тормозятся диффузионные процессы, а после термической обработки формируется гетерогенная структура, которая состоит из твердого раствора и дисперсных или интерметаллидных фаз, когерентных с основой.

Для работы при температурах до 350оС применяются обычные углеродистые и легированные стали.

При температурном интервале эксплуатации 350...500оС используют стали ферритного и перлитного класса 15ХМ, Х6М, 25Х1МФ и др.

К жаропрочным сталям, работающим при температурах 500...650оС относятся стали аустенитного класса 10Х18Н9М, 09Х14Н16Б и др. Для достижения высокой прочности при эксплуатационных температурах производят закалку этих сталей 1050…1200оС в воде, масле или на воздухе и старение при 600…850оС. Температура старения не должна вызывать заметной коагуляции избыточных фаз.

Если рабочая температура деталей составляет 650…800оС, то для их производства применяют дисперсионно-твердеющие сплавы на основе никеля - нимоники (ХН65ВМТЮ, ХН77ТЮ и др.). Термическая обработка нимоников, которая обеспечивает структурное состояние с максимальной жаропрочностью, заключается в закалке с охлаждением на воздухе и последующем отпуске (старении) при 700…750оС длительностью 10…16 ч. При старении образуются интерметаллидные фазы типа Ni3 (Ti, Al), когерентно связанные с основным раствором, а также карбиды и нитриды титана, увеличивающие жаропрочность.

3.4.4 Магнитные стали и сплавы

Магнитные стали и сплавы в зависимости от значений коэрцитивной силы подразделяются на магнитотвердые (низкая магнитная проницаемость и коэрцитивная сила Нс превышает 4000 А/м) и магнитомягкие (большая магнитная проницаемость и коэрцитивная сила Нс < 4000 А/м).

Для обеспечения высокой коэрцитивной силы магнитотвердые стали должны иметь структуру со значительным количеством дефектов строения (дислокаций, блоков, межзеренных границ и т. д.), которые вызывают внутренние напряжения и искажения кристаллической решетки. Этим требованиям отвечает мартенситная структура, что дает возможность использовать в качестве магнитотвердых материалов высокоуглеродистые стали У10, У11, У12, которые после закалки в воде имеют Нс = 4800...5200 А/м. Однако они прокаливаются на небольшую глубину, поэтому их применяют для изготовления магнитов сечением 4...7 мм.

Для изготовления больших по размеру магнитов применяются стали, легированные хромом и кобальтом: ЕХ, ЕХ3, ЕХ5К5. Они имеют значительно лучшую прокаливаемость и более высокую коэрцитивную силу (до 10 кА/м). Содержание углерода в этих сталях составляет ~ 1,0%. Для улучшения магнитных свойств производят сначала воздушную закалку от 1050…1250оС, а затем закалку с 850...1000оС. Воздушная закалка или нормализация необходима для растворения крупных карбидов, которые могут не раствориться при нагреве под вторую закалку. Обработка холодом устраняет парамагнитный остаточный аустенит и тем самым повышает магнитные свойства. Отпуск при 100оС стабилизирует коэрцитивную силу во времени.

Для производства еще более больших магнитов применяют специальные сплавы с содержанием алюминия до 7%, никеля – до 14%, кобальта – до 40%, меди – до 4%, (алнико-сплавы). Наиболее распространенным является сплав ЮНДК40Т8АА, который имеет Нс более 145 000 А/м.

Для обеспечения минимальной коэрцитивной силы и высокой магнитной проницаемости магнитомягкий материал должен быть чистым от примесей и включений и иметь гомогенную структуру (чистый металл или твердый раствор). В качестве таких материалов применяют электротехническое железо, которое содержит не более 0,005% С и имеет название армко-железо.

Электротехнические стали представляют собой практически безуглеродистые ферритные сплавы железа с кремнием до 5%. Последний существенно увеличивает магнитную проницаемость и снижает коэрцитивную силу. Электротехнические стали маркируются буквой "Э" и дальше указывается номер марки, который характеризует электротехнические свойства стали.

На основе никеля существуют сплавы с высокой магнитной проницаемостью, которые имеют название пермаллои. Самыми распространенными являются сплавы с 50% Fe и 50% Ni, а также высоконикелевые сплавы, легированные молибденом.

4  Цветные металлы и сплавы

В качестве конструкционных материалов получили наибольшее распространение сплавы на основе легких металлов с плотностью до 4500 кг/м3 (алюминий, магний, бериллий, титан), а также медные сплавы.

4.1 Алюминий и сплавы на его основе

4.1.1 Общая характеристика алюминия

Алюминий имеет температуру плавления 660оС, кристаллизуется с образованием гранецентрированной кристаллической решетки и при нагревании не испытывает полиморфных превращений. Алюминий обладает малой плотностью (2699 кг/м3) и характеризуется высокой химической активностью, но образование на поверхности плотной пленки Al2O3 защищает металл от коррозии.

В зависимости от содержания примесей первичный алюминий подразделяют на три класса: особой чистоты А999 (99,999% Al, остальное – примеси); высокой чистоты А995, А99, А97, А95 (примесей, соответственно, 0,005, 0,01; 0,03, 0,05 %) и технической чистоты А85, А8, А7, А6, А5, А0 (примесей, соответственно, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1 %). Технический алюминий, выпускаемый в виде деформируемого полуфабриката (листы, профили, прутки и др.), маркируют АД0 и АД1.

Механические свойства:

- отожженного алюминия высокой чистоты - sв = 50 МПа, δ = 50%;

- отожженного технического алюминия - s = 80 МПа; d = 35%.

Увеличение содержания примесей и пластическая деформация повышают прочность и твердость алюминия.

Алюминий хорошо обрабатывается давлением, сваривается газовой и контактной сваркой, но плохо обрабатывается резанием. Ввиду низкой прочности алюминий применяют для ненагруженных деталей и элементов конструкций, когда от материала требуется малый вес, свариваемость, пластичность. Из алюминия изготавливают рамы, двери, трубопроводы, цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов, посуду и др. Высокая пластичность позволяет производить из алюминия прокатку до малых толщин и получать алюминиевую фольгу для упаковки конфет.

Благодаря высокой теплопроводности его используют для различных теплообменников в промышленных и бытовых холодильниках. Следует также отметить высокую отражательную способность алюминия, чем объясняется его применение в прожекторах и рефлекторах.

Алюминий используется в электротехнической промышленности для изготовления кабелей и проводов. Электропроводность алюминия составляет 65% от электропроводности меди, но провод из алюминия равной электропроводности легче медного.

4.1.2  Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы характеризуются высокой удельной прочностью, способностью сопротивляться инерционным и динамическим нагрузкам. Временное сопротивление алюминиевых сплавов достигает 500…700 МПа при плотности не более 2,850 г/см3.

Большинство алюминиевых сплавов имеют хорошую коррозионную стойкость (за исключением сплавов с медью), высокие теплопроводность и электрическую проводимость, хорошие технологические свойства.

Основными легирующими элементами алюминиевых сплавов являются Сu, Mg, Si, Mn, Zn; реже – Li, Ni, Ti. Алюминий с основными легирующими элементами образует диаграммы, подобные диаграмме А1-Cu (рис. 21).

0

0,2

10

5,7

20

30

40

50

33

700

657

600

500

400

300

100

200

Рисунок 21 – Диаграмма состояния «алюминий – медь»

Многие легирующие элементы образуют с алюминием твердые растворы ограниченной переменной растворимости и промежуточные фазы CuAl2, Mg2Si и др. Это дает возможность подвергать сплавы упрочняющей термической обработке, состоящей из закалки с получением пересыщенного твердого раствора и последующего естественного или искусственного старения.

Согласно диаграмме состояния Al-Cu, медь с алюминием образуют твердый раствор, максимальная концентрация меди в котором составляет 5,7% при эвтектической температуре. С понижением температуры растворимость меди уменьшается, достигая 0,2% при 20°С. Из твердого раствора при этом выделяется θ-фаза (СuА12), содержащая ~ 54,1% Сu. Она имеет объемно-центрированную тетрагональную кристаллическую решетку и обладает сравнительно высокой твердостью (530 HV). В сплавах, дополнительно легированных магнием, образуется еще S-фаза (CuMgAl2) с ромбической кристаллической решеткой (564 HV).

При старении алюминиевых сплавов в пересыщенном твердом растворе выделяются пластинчатые выделения меди диаметром (30…60)×     10-10м и толщиной до 10∙10-10м, которые называются зонами Гинье–Престона (зоны Г. П.). На этой стадии достигается максимальное упрочнение. При повышении температуры до 100оС зоны Г. П. преобразуются в Ө¢-фазу, когерентно связанную с маточным твердым раствором, но имеющую решетку, отличную от твердого раствора и стабильной Ө-фазы. Прочность алюминиевых сплавов, содержащих такие дисперсные выделения, уже не достигает своего максимального значения. При дальнейшем повышении температуры Ө¢-фаза превращается в стабильную Ө-фазу, происходит её коагуляция и при этом достигается еще меньшее упрочнение.

Алюминиевые сплавы подразделяются на:

- деформируемые, предназначенные для получения поковок, штамповок и проката (листов, плит, прутков и т. п.);

- литейные;

- гранулированные (получаемые методами порошковой металлургии).

Маркировка алюминиевых сплавов осуществляется следующим образом. Буква Д в начале марки обозначает сплавы типа дуралюминов. Буквы АК в начале марки присваивают ковким алюминиевым сплавам, а АЛ – литейным алюминиевым сплавам. Буквой В маркируются высокопрочные сплавы. После букв указывается условный номер сплава. Часто за условным номером следует обозначение, которое характеризует состояние сплава: М – мягкий (отожженный); Т – термически обработанный (закалка + старение); Н – нагартованный; П - полунагартованный.

Конструкционная прочность алюминиевых сплавов зависит от примесей Fe и Si. Они образуют в сплавах нерастворимые в твердом растворе фазы, которые снижают пластичность, вязкость разрушения, сопротивление развитию трещин. Легирование сплавов марганцем уменьшает вредное влияние примесей. Однако более эффективным способом повышения конструкционной прочности является снижение содержания примесей с 0,5…0,7% до 0,1…0,3% (чистый сплав), а иногда и до сотых долей процента (сплав повышенной чистоты). В первом случае к марке сплава добавляют букву "ч", например Д16ч, во втором – буквы "пч", например В95пч.

4.1.2.1 Деформируемые алюминиевые сплавы

Деформируемые алюминиевые сплавы подразделяются на неупрочняемые и упрочняемые термической обработкой.

К неупрочняемым термической обработкой относятся сплавы алюминия с марганцем (АМц) и алюминия с магнием (АМг). Сплавы отличаются хорошей свариваемостью и высокой коррозионной стойкостью.

В отожженном состоянии они обладают высокой пластичностью и низкой прочностью. Пластическая деформация повышает прочность этих сплавов почти в 2 раза. Однако применение наклепа ограничено из-за резкого снижения пластичности сплавов, поэтому их используют в отожженном мягком состоянии (АМгМ). Сплавы типа АМц и АМг отжигают при 350…420°С.

При повышении содержания магния временное сопротивление возрастает от 110 МПа (AMгl) до 340 МПа (АМг6) при соответствующем снижении относительного удлинения с 28 до 20 %.

Сплавы типа АМц и АМг применяют для изделий, получаемых глубокой вытяжкой и сваркой (корпусы и мачты судов, рамы вагонов и др.), а также деталей, от которых требуется высокая коррозионная стойкость (трубопроводы для бензина и масла, сварные баки),

К сплавам, упрочняемым термической обработкой, относятся дуралюмины, ковочные и высокопрочные сплавы.

Дуралюминами называют сплавы, относящиеся к системе Al-Cu-Mg, в которые дополнительно вводят марганец. При закалке сплавы дуралюмины нагревают до 495…505°С (Д16) и до 500…510°С (Д1) и затем охлаждают в воде при 40 °С. После закалки структура состоит из пересыщенного твердого раствора и нерастворимых фаз, образуемых примесями. Далее сплавы подвергают естественному или искусственному старению.

Естественное старение продолжается 5-7суток. Длительность старения значительно сокращается при увеличении температуры до 40°С и особенно до 100°С. Для упрочнения дуралюминов, как правило, применяют закалку с естественным старением, так как в этом случае сплавы обладают лучшей пластичностью и менее чувствительны к концентраторам напряжений.

Искусственному старению (190°С, 10 ч) подвергают лишь детали, используемые для работы при повышенных температурах (до 200 °С).

Большое практическое значение имеет начальный период старения (20…60 мин), когда сплав сохраняет высокую пластичность и низкую твердость. Это позволяет проводить такие технологически операции, как клепка, правка и др.

Ковочные алюминиевые сплавы маркируют буквами АК. Они обладают хорошей пластичностью и стойкостью к образованию трещин при горячей пластической деформации. По химическому составу сплавы близки к дуралюминам, отличаясь более высоким содержанием кремния. Ковку и штамповку сплавов ведут при 450…475 °С. Их применяют после закалки и искусственного старения.

Высокопрочные алюминиевые сплавы маркируют буквой В. Они отличаются высоким пределом прочности (600…700 МПа) и близким к нему по значению пределом текучести. Высокопрочные сплавы относятся к системе Al-Zn-Mg-Cu и содержат добавки марганца и хрома или циркония. Цинк, магний и медь образуют фазы, обладающие переменной растворимостью в алюминии (MgZn2, CuMgAl2 и Mg3Zn3Al2). При 480°С эти фазы переходят в твердый раствор, который фиксируется закалкой. При искусственном старении происходит распад пересыщенного твердого раствора с образованием тонкодисперсных частиц метастабильных фаз, вызывающих максимальное упрочнение сплавов. Наибольшее упрочнение вызывают закалка (465…475°С) и старение (140°С) в течение 16 ч. После такой обработки сплава В95 предел прочности достигает 600 МПа, предел текучести - 550 МПа, относительное удлинение - 12%, К1С - 30 МПа·м1/2, КСТ - 30 кДж/м2 и твердость - до 150 НВ.

Сплав В96 имеет более высокие прочностные свойства (σв до 700 МПа; σ0,2 до 650 МПа; твердость до 190 НВ), но пониженные пластичность (δ до 7%) и вязкость разрушения. Для повышения этих характеристик сплавы подвергают двухступенчатому смягчающему старению при 100…120°С в течение 3…10 ч (первая ступень) и 160…170 °С в течение 10…30ч (вторая ступень). После смягчающего старения у сплава В95 предел прочности не превышает 590 МПа, предел текучести - 470 МПа, а относительное удлинение повышается до 13%, К1с до 36 МПа·м1/2 и КСТ до 75 кДж/м2.

Сплавы применяют для высоконагруженных деталей конструкций, работающих в основном в условиях напряжения сжатия (обшивка, стрингеры, шпангоуты, лонжероны самолетов).

4.1.2.2 Литейные алюминиевые сплавы

Наибольшее распространение получили литейные сплавы на основе систем Al-Si и  A1-Си. Маркируются литейные сплавы буквами АЛ и цифрой, указывающей номер сплава.

Лучшими литейными свойствами обладают сплавы Al-Si (силумины), для которых характерны высокая жидкотекучесть, малая усадка, отсутствие или низкая склонность к образованию горячих трещин и хорошая герметичность. Плотность большинства силуминов составляет 2650 кг/м3.

Механические свойства зависят от химического состава, технологии изготовления, а также термической обработки. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния до эвтектического состава (12…13%) снижается пластичность и повышается прочность. Появление в структуре сплавов крупных кристаллов первичного кремния вызывает снижение прочности и пластичности.

Несмотря на переменную растворимость кремния (от 0,05% при 200°С до 1,65% при эвтектической температуре), двойные сплавы не упрочняются термической обработкой, что объясняется высокой скоростью распада твердого раствора, частично происходящего уже при закалке. Единственным способом повышения механических свойств этих сплавов является измельчение структуры путем модифицирования  натрием. Помимо модифицирующего действия натрий сдвигает эвтектическую точку в системе Al-Si в сторону больших содержаний кремния. Благодаря этому эвтектический по составу сплав (АЛ2) становится доэвтектическим. В его структуре помимо мелкокристаллической эвтектики появляются пластичные выделения первичного алюминия. Все это приводит к увеличению пластичности и прочности.

Для легирования силуминов часто используют Mg, Cu, Mn, Ti и др...

Магний и медь , обладая переменной растворимостью в алюминии, способствуют упрочнению силуминов при термической обработке, состоящей, как правило, из закалки и искусственного старения. Температура закалки различных силуминов находится в пределах 515…535°С, температура старения – 150…180°С. Из легированных силуминов средней прочности наибольшее применение в промышленности нашли сплавы с добавками магния (АК7ч), магния и марганца (АК9ч).

Сплавы системы А1-Сu (АМ4, АМ5) хорошо обрабатываются резанием и свариваются. Они характеризуются высокой прочностью при обычных и повышенных температурах (до 300°С, но обладают плохими литейными свойствами). Это объясняется образованием в данной системе эвтектики при высоком содержании меди (33%),которое не достигается в промышленных сплавах. Литейные и механические свойства улучшаются в результате легирования титаном и марганцем (АМ5). Марганец, образуя пересыщенный твердый раствор при кристаллизации из жидкого состояния, способствует значительному упрочнению сплава.

4.1.2.3 Гранулированные алюминиевые сплавы

Из гранулированных сплавов широкое распространение получили спеченные алюминиевые порошки (САП) и спеченные алюминиевые сплавы (САС).

САП представляет собой смесь алюминия с мелкими (до 10-6м) частичками Al2О3. Эти сплавы получают путем холодного брикетирования исходных смесей, вакуумного отжига и последующего спекания нагретых брикетов под давлением. В структуре САПов находятся дисперсные частички Аl2О3, которые эффективно тормозят движение дислокаций и повышают прочность сплава. Содержание этих частичек изменяется от 6…9% (САП-1) до 18...22% (САП-4), соответственно, предел прочности повышается до 450 МПа, а относительное удлинение снижается от 6% до 1…2%.

САПы сохраняют высокую прочность до 350оС, а при 500оС предел прочности еще сохраняется равным 100 МПа, в то время как для жаропрочных дураминов предел прочности при этой температуре снижается до 5 МПа.

САПы с 10…12% Аl2О3 имеет такую коррозионную стойкость, как и технический алюминий. В отличие от алюминиевых сплавов они не склонны к коррозии под напряжением.

Недостатком САПов является их низкая способность к пластическому деформированию.

САС представляет собой гранулированный алюминиевый порошок с высоким содержанием легирующих элементов (марганца, хрома, титана, циркония, ванадия), нерастворимых или мало растворимых в алюминии.

При литье гранул (0,1…1 мм) центробежным способом капли жидкого металла охлаждаются в воде со скоростями до 108 оС/с. При этом образуются твердые растворы, которые содержат легирующие элементы в количестве, превышающем их предельную растворимость в равновесных условиях. Например, граничная растворимость марганца в алюминии составляет 1,4%, а при охлаждении с высокой скоростью образуется аномально пересыщенный твердый раствор, содержащий до 5% Mn.

Высокие скорости охлаждения способствуют улучшению структуры сплавов. Если при обычных методах литья наблюдаются грубые первичные и эвтектические выделения интерметаллидных фаз, то в гранулированных алюминиевых сплавах  такие  включения становятся дисперсными с равномерным расположением в металле, что повышает механические свойства.

4.2 Магний и сплавы на его основе

4.2.1 Общая характеристика магния и его сплавов

Магний не имеет полиморфных превращений и кристаллизуется с образованием гексагональной плотноупакованной решетки с периодами а = 0,3202 нм, с = 0,5199 нм (с/а = 1,6209). Плотность магния составляет 1739 кг/м3.

Теплопроводность магния в 1,5, а электрическая проводимость – в 2 раза ниже, чем у алюминия. Магний и алюминий близки по удельной жесткости, хотя его модуль нормальной упругости примерно в 1,5 раза меньше, чем у алюминия.

В зависимости от содержания примесей установлены следующие марки магния: Мг96 (99,96% Mg), Мг95 (99,95% Mg), Мг90 (99,90 % Mg). В настоящее время освоено производство магния высокой чистоты (99,9999% Mg). Примеси Fe, Si, Ni, Cu снижают пластичность и коррозионную стойкость магния.

Чистый магний из-за низких механических свойств как конструкционный материал не применяют. Его используют в пиротехнике, в химической и металлургической промышленностях и др.

Сплавы магния отличаются низкой плотностью, в горячем состоянии сплавы хорошо куются, прокатываются и прессуются. Они удовлетворительно свариваются контактной роликовой и дуговой сваркой.

Магниевые сплавы хорошо обрабатываются резанием (лучше, чем стали, алюминиевые и медные сплавы), легко шлифуются и полируются.

Достоинством магниевых сплавов является высокая удельная прочность, поскольку при малой плотности их временное сопротивление может достигать 400 МПа.

Термическая обработка магниевых сплавов затруднена из-за низкой скорости диффузионных процессов в магниевом твердом растворе, что требует больших выдержек как при нагреве под закалку (до 30 ч) для растворения вторичных фаз, так и при искусственном старении.

Магниевые сплавы могут подвергаться гомогенизационному, рекристаллизационному и релаксационному отжигу. Для деформируемых сплавов диффузионный отжиг совмещают с нагревом для горячей обработки давлением. Температура рекристаллизационного отжига магниевых сплавов находится в интервале 250…350°С. Более высокие температуры вызывают рост зерна и понижение механических свойств. Отжиг для снятия остаточных напряжений проводят при температурах ниже температур рекристаллизации.

Предел прочности и особенно предел текучести магниевых сплавов значительно повышаются после проведения термомеханической обработки. Высокотемпературная механическая обработка магниевых сплавов состоит в пластическом деформировании при температуре закалки и последующем старении, а низкотемпературная – в деформировании ниже температуры рекристаллизации со степенью деформации 10…15 %.

К недостаткам магниевых сплавов наряду с низкой коррозионной стойкостью и малым модулем упругости следует отнести плохие литейные свойства, склонность к газонасыщению,

По технологии изготовления магниевые сплавы подразделяются на литейные (МЛ) и деформируемые (МА). окислению и воспламенению при производстве.

Для защиты от коррозии изделия из магниевых сплавов подвергают оксидированию с последующим нанесением лакокрасочных покрытий.

Повышение пластичности магниевых сплавов достигается при пониже нии содержания вредных примесей Fe, Ni, Сu (сплавы повышенной чистоты МЛ5пч МА2пч).

4.2.2 Деформируемые магниевые сплавы

Среди деформируемых сплавов наибольшей прочностью обладают сплавы систем Mg-А1 и Mg-Zn.

Сплавы с низким содержанием алюминия и поэтому небольшим количеством вторичных фаз в структуре дают незначительное упрочнение при закалке и старении. Их применяют в горячепрессованном или отожженном состоянии.

Сплавы с высоким содержанием алюминия, дополнительно легированные серебром и кадмием (МА10), обладают самой высокой прочностью (σв = 430 МПа).

В промышленные сплавы не вводят более 10% А1 и более 6% Zn, так как большое количество промежуточных фаз вызывает снижение пластичности.

Необходимо отметить, что цинк и алюминий придают сплавам хорошую технологическую пластичность, что позволяет изготовлять из них кованые и штампованные детали сложной формы.

Сплавы системы Mg-Zn, легированные литием с добавками кадмия (МА21) или церия (МА18), относятся к сверхлегким (плотность 1,350…1,600 т/м3). Они обладают хорошей пластичностью, малой анизотропией свойств, высокой прочностью при криогенных температурах, отсутствием чувствительности к надрезу.

Магниевые сплавы выпускаются в виде поковок, штамповок, листов, прутков, труб, профилей и применяют для несвариваемых нагруженных деталей (обшивки самолетов, деталей грузоподъемных машин, автомобилей, ткацких станков и др.).

4.2.3 Литейные магниевые сплавы

По химическому составу многие литейные сплавы магния близки к деформируемым, но, благодаря обеспечению при выплавке высокой точности размеров и чистоты поверхности отливок, практически исключается обработка резанием, что приводит к значительной экономии металла.

Механические свойства литейных магниевых сплавов соответствуют свойствам литейных алюминиевых сплавов, но, обладая меньшей плотностью, магниевые сплавы превосходят их по удельной прочности.

Наибольшее применение нашли сплавы системы Mg-Al-Zn, особенно сплавы с повышенным содержанием алюминия. Наилучшее сочетание литейных и механических свойств имеют сплавы, содержащие 7,5…10% Al (MЛ5, МЛ6). Небольшие добавки цинка способствуют улучшению технологических свойств.

Термическая обработка этих сплавов (гомогенизация при 420°С в течение 12…24 ч и последующая закалка с этой температуры) способствует повышению прочности и пластичности. Вследствие малой скорости диффузии алюминия в магнии сплавы закаливаются при охлаждении на воздухе. Старение при 170…190°С дополнительно повышает временное сопротивление и особенно предел текучести сплавов.

Более высокими технологическими и механическими свойствам обладают сплавы магния с цинком, цирконием, кадмием (МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ12), наличие которых улучшает литейные свойства магниевых сплавов, снижает склонность к образованию горячих трещин и пористости, увеличивает прочность при обычных и повышенных температурах. Цирконий значительно измельчает крупнозернистую структуру отливок, способствует очистке сплавов от вредных примесей, благоприятно влияет на свойства твердого раствора, повышает температуру рекристаллизации. Кадмий улучшает механические и технологические свойства.

Малая плотность магниевых сплавов и высокая удельная прочность способствуют их широкому применению в самолетостроении, ракетной технике, автомобилестроении, в приборостроении. Вследствие малой способности к поглощению тепловых нейтронов магниевые сплавы используют в атомной технике.

4.3 Титан и сплавы на его основе

4.3.1 Общая характеристика титана и его сплавов

Титан является одним из наиболее распространенных элементов и по содержанию в земной коре занимает четвертое место после железа, алюминия и магния. Температура плавления титана составляет 1668оС, а плотность – 4510 кг/м3. Титан имеет две полиморфные модификации. Низкотемпературная (до 882°С) модификация Tiα характеризуется гексагональной плотноупакованной решеткой с периодами а = 0,296 нм, с=0,472 нм. Высокотемпературная Tiβ имеет объемно-центрированную кубическую решетку с периодом а = 0,332 нм.

Технический титан маркируют в зависимости от содержания примесей ВТ1-00 (сумма примесей < 0,10%), BTl-0 (сумма примесей < 0,30%).

Технический титан хорошо обрабатывается давлением и сваривается аргонодуговой и точечной сваркой. Титан плохо обрабатывается резанием, налипает на инструмент, в результате чего тот быстро изнашивается. Механическая обработка титана осуществляется инструментами из быстрорежущей стали и твердых сплавов при малых скоростях резания с большой подачей и глубиной резания и применением  интенсивного охлаждения.

Легирующие элементы по характеру влияния на полиморфные превращения титана подразделяют на три группы: α-стабилизаторы, β-стабилизаторы и нейтральные элементы.

К α-стабилизаторам относятся А1, О, N, которые повышают температуру полиморфного α↔β-превращения и расширяют область твердых растворов на основе Tiα. Практическое значение для легирования титана имеет только алюминий, так как кислород и азот сильно охрупчивают титановые сплавы и не применяются в качестве легирующих элементов.

Введение алюминия в титановые сплавы уменьшает их плотность и склонность к водородной хрупкости, повышает модуль упругости и предел прочности обычных и повышенных температурах.

Снижая температуру полиморфного превращения титана, β-стабилизаторы расширяют область твердых растворов на основе Тiβ, и, как правило, повышают прочность, жаропрочность и термическую стабильность титановых сплавов, несколько снижая их пластичность. Кроме того, они способствуют упрочнению сплавов с помощью термической обработки. Наиболее благоприятное влияние на свойства титановых сплавов оказывают Мо, V, Сг, Мn.

Нейтральные элементы Sn, Zr, Hf, Th мало влияют на температуру полиморфного превращения, и их наличие не изменяет фазового состава титановых сплавов. Нейтральные элементы влияют на свойства титановых сплавов, благодаря изменению свойств α- и β-фаз, в которых они растворяются. Наибольшее практическое значение имеют олово (повышает прочность титановых сплавов при обычных и высоких температурах без заметного снижения пластичности) и цирконий (увеличивает предел ползучести).

Механические свойства титана сильно зависят от наличия примесей (кислорода, азота, углерода и водорода), которые при взаимодействии с ним образуют твердые растворы внедрения, а также гидриды, оксиды, нитриды и карбиды. При этом повышается твердость, пределы прочности и текучести, но значительно уменьшается пластичность, ухудшаются свариваемость и штампуемость, снижается коррозионная стойкость. Поэтому содержание этих примесей в титане ограничено сотыми, а иногда тысячными долями процента. Аналогичным образом, но в меньшей степени, влияют на его свойства железо и кремний, образующие с титаном твердые растворы замещения.

Титановые сплавы подвергают отжигу, закалке и старению, химико-термической обработке. Отжиг проводят главным образом после холодной деформации для снятия наклепа при 670…800°С с выдержкой от 15 мин до 3 ч.

Для повышения износостойкости титановые сплавы подвергают азотированию в среде сухого, очищенного от кислорода, азота, поскольку азотирование в аммиаке способствует охрупчиванию титановых сплавов вследствие насыщения водородом. Азотируют сплавы при температуре 850…950°С в течение 10…50 ч. При этом на поверхности образуются тонкий нитридный слой и обогащенный азотом α-твердый раствор. Толщина нитридного слоя равна 0,06…0,2 мм, твердость – 1200 HV. Глубина слоя, обогащенного азотом α-твердого раствора, равна 0,1…0,15 мм, твердость – 500…800 HV. Для устранения хрупкого нитридного слоя и уменьшения хрупкости азотирования слоя рекомендуется проводить вакуумный отжиг при 800…900°С.

Для повышения жаростойкости титановые сплавы подвергают силицированию и другим видам диффузионной металлизации.

4.3.2 Промышленные титановые сплавы

По структуре в равновесном состоянии титановые сплавы подразделяются на α-, псевдо-α-, (α+β)-, псевдо-β- и β-сплавы.

К сплавам с α-структурой относятся сплавы титана с алюминием (например, ВТ5), а также сплавы, дополнительно легированные оловом или цирконием (например, ВТ5-1). Они характеризуются высокими механическими свойствами при криогенных и повышенных температурах, имеют высокую термическую стабильность свойств, но не поддаются термической обработке и обладают низкой технологической пластичностью.

Псевдо-α-сплавы имеют преимущественно α-структуру и небольшое количество β-фазы (1…5%) вследствие дополнительного легирования β-стабилизаторами: Mn, V, Nb, Mo и др. Сохраняя достоинства α-сплавов, они, благодаря наличию β-фазы, обладают высокой технологической пластичностью. Сплавы с низким содержанием алюминия (2…3%) обрабатываются давлением в холодном состоянии и только при изготовлении сложных деталей их нагревают до 500…700°С (ОТ4, ОТ4-1). Сплавы с большим содержанием алюминия при обработке давлением требуют нагрева до 600…800°С. На прочность этих сплавов, помимо алюминия, благоприятно влияют цирконий и кремний. Цирконий, неограниченно растворяясь в α-фазе, повышает температуру рекристаллизации. Кроме того, он способствует увеличению растворимости β-стабилизаторов в α-фазе, что вызывает рост прочности при обычных и высоких температурах. Кремний повышает прочность в результате образования тонкодисперсных силицидов, трудно растворимых в α-фазе. Поэтому псевдо-α-сплавы с содержанием алюминия 7…8% и легированные Zr, Si, Mo, Nb, V (BT20) обладают наибольшей среди титановых сплавов жаропрочностью.

Недостаток этих сплавов – склонность к водородной хрупкости. Водород мало растворим в α-фазе и присутствует в структуре в виде гидридов, которые снижают пластичность и вязкость сплавов. Допустимое содержание водорода в псевдо-α-сплавах колеблется в пределах 0,005…0,02%.

Двухфазные (α+β)-сплавы обладают лучшим сочетанием технологических и механических свойств. Они легированы алюминием и β-стабилизаторами.

Устойчивость β-фазы и термическую стабильность сплавов сильно повышают изоморфные β-стабилизаторы (Mo, V, Nb). Молибден оказывает сильное упрочняющее действие, особенно при содержании его в сплаве более 4%. Слабее упрочняют V и Nb, но при этом незначительно снижают пластичность сплавов. Однако наибольшее упрочнение достигается при легировании титана β-стабилизаторами, образующими эвтектику (Fe, Cr, Мn). Поэтому в состав двухфазных промышленных сплавов входят как изоморфные, так и β-стабилизаторы, образующие эвтектику.

Сплавы α+β упрочняются после закалки и старения. В отожженном и закаленном состояниях они имеют хорошую пластичность, а после старения – высокую прочность при обычных и повышенных температурах. При этом, чем больше β-фазы содержится в структуре сплава, тем он прочнее в отожженном состоянии и сильнее упрочняется при термической обработке.

Двухфазные сплавы удовлетворительно свариваются и обрабатываются резанием. После сварки требуется отжиг для повышения пластичности сварного шва.

Псевдо-β-сплавы (ВТ15) – высоколегированные в основном β-стабили-заторами сплавы. Суммарное количество легирующих элементов, как правило, превышает 20%. Наиболее часто для легирования используют Мо, V, Сг, реже – Fe, Zr, Sn. Алюминий присутствует почти во всех сплавах, но в небольших количествах (~3%). В равновесном состоянии сплавы имеют структуру преимущественно β-фазы с небольшим количеством α-фазы. После закалки их структура – метастабильная β'-фаза. В этом состоянии сплавы обладают хорошей пластичностью (δ = 12...40%; ψ ≈ 30...60%), легко обрабатываются давлением, имеют сравнительно невысокую прочность (σв ≈ 650...1000 МПа). В зависимости от химического состава временное сопротивление после старения составляет 1300…1800 МПа. У некоторых сплавов σв при старении увеличивается более чем в 1,5 раза. Плотность этих сплавов находится в интервале 4,9…5,1 т/м3. Сплавы отличаются высокой удельной прочностью, обладают низкой склонностью к водородной хрупкости, удовлетворительно обрабатываются резанием; их недостатки – чувствительность к примесям кислорода и углерода, которые вызывают снижение пластичности и вязкости; пониженная пластичность сварных швов и низкая термическая стабильность.

Наибольшее распространение в промышленности получил сплав ВТ15. Его выпускают в виде листов, полос, прутков, поковок. Этот сплав рекомендуется для длительной работы при температуре до 350°С.

Однофазные β-сплавы не имеют промышленного применения, так как для получения устойчивой β-структуры они должны быть легированы большим количеством дорогих, дефицитных, обладающих высокой плотностью изоморфных β-стабилизаторов (V, Mo, Nb, Та). Такие сплавы дорого стоят, имеют пониженную удельную прочность

Титановые сплавы имеют хорошие литейные свойства. Небольшой температурный интервал кристаллизации обеспечивает им высокую жидкотекучесть и хорошую плотность отливки. Они обладают малой склонностью к образованию горячих трещин и небольшой линейной усадкой (1%); их объемная усадка составляет около 3%.

К недостаткам литейных титановых сплавов относятся большая склонность к поглощению газов и высокая активность при взаимодействии с формовочными материалами. Поэтому их плавку и разливку ведут в вакууме или в среде нейтральных газов. Для получения крупных фасонных отливок (до 300…500 кг) используют чугунные и стальные формы; мелкие детали отливают в оболочковые формы, изготовленные из специальных смесей. Для фасонного литья применяют сплавы, аналогичные по химическому составу некоторым деформируемым (ВТ5Л, ВТЗ-1Л, ВТ14Л), а также специальные литейные сплавы.

Литейные титановые сплавы обладают более низкими механическими свойствами, чем деформируемые. Упрочняющая термическая обработка резко снижает пластичность литейных сплавов и поэтому не применяется.

Получили достаточно широкое распространение сплавы на основе интерметаллидов титана, которые подразделяются на жаропрочные и сплавы, обладающие памятью формы.

Жаропрочные сплавы относятся к системе Ti-А1, их структура состоит из α- и γ-фазы (Тi3Аl и TiAl, соответственно). Эти сплавы по жаропрочности превосходят все титановые сплавы и многие жаропрочные стали, приближаясь по свойствам к сплавам на основе никеля. Плотность этих сплавов составляет 3500 кг/м3.

Основу сплавов, обладающих памятью формы, составляет никелид титана (TiNi). Сплавы, обладающие памятью формы, применяются в космической технике для самораскрывающихся антенн, предварительно получивших компактную форму для облегчения доставки на космический корабль. Эти сплавы используются при установке саморасклепывающихся заклепок в труднодоступных местах конструкции и для самосрабатывающих соединительных муфт трубопроводов.

4.4 Бериллий и сплавы на его основе

4.4.1 Свойства бериллия

Бериллий – металл серого цвета, обладающий полиморфизмом. Низкотемпературная модификация Веα, существующая до 1250°С, имеет гексагональную плотноупакованную решетку с периодами а = 0,2286 нм; с = 0,3584 нм. Высокотемпературная модификация бериллия Веβ (1250…1284°С) кристаллизуется с образованием объемно-центрированной кубической решетки.

Бериллий относится к числу редких металлов, поскольку содержание его в земной коре не превышает 0,0005%. Это обстоятельство, а также сложная и дорогая технология извлечения бериллия из руд определяют его высокую стоимость.

По удельной прочности бериллий превосходит высокопрочные стали и все сплавы на основе других легких металлов. Удельная жесткость бериллия выше по сравнению не только с легкими металлами, но и с металлами, обладающими более высоким модулем упругости (W и Мо). К тому же, высокий модуль упругости бериллия (Е = 310 ГПа) мало изменяется при увеличении температуры до 450°С.

Механические свойства бериллия зависят от степени чистоты, технологии производства, размера зерна и наличия текстуры. На хрупкость бериллия большое влияние оказывают примеси. Бериллий имеет небольшой атомный радиус (0,113 нм) и поэтому почти все примеси искажают его кристаллическую решетку и снижают пластичность. Исключение составляет нерастворимый в бериллии алюминий, который улучшает пластичность и поэтому используется для легирования сплавов на основе бериллия.

Бериллий обладает большой теплотой плавления и очень высокой теплотой испарения. По удельной теплоемкости он в 2,5 раза превосходит алюминий, в 4 раза – титан и в 8 раз – сталь. Теплопроводность бериллия всего лишь на ~12% ниже алюминия.

Вследствие плохой обрабатываемости резанием при изготовлении бериллиевых изделий необходимо применять твердосплавный инструмент. Сваривается бериллий дуговым методом в аргоне, гелии или вакууме.

Помимо высокой стоимости, малой пластичности, низкой технологичности и анизотропии свойств, к недостаткам следует отнести токсичность бериллия. Попадая в легкие, он вызывает тяжелое легочное заболевание (бериллиоз).

4.4.2 Бериллиевые сплавы

Большинство элементов, растворяясь в бериллии, искажает его кристаллическую решетку, в результате чего увеличивается его хрупкость. В связи с этим наибольшее распространение получили сплавы бериллия с практически нерастворимым в нем при комнатной температуре алюминием. Эвтектика, которая образуется в системе Al-Be при концентрации алюминия 2,5%, состоит из почти чистого алюминия с незначительным количеством бериллия и характеризуется высокой пластичностью. Чем больше содержится в сплавах бериллия, тем выше их прочность и жесткость.

Промышленное применение получили сплавы, содержащие от 5 до 80% Be, обладающие высокими прочностными свойствами и жесткостью. Так, сплав, содержащий 24% А1 (остальное Be), характеризуется следующими свойствами: σв = 620 МПа; σ0,2 = 510 МПа; δ = 3 %; Е = 260 ГПа.

Легирование двойных сплавов элементами, растворимыми в бериллиевой фазе, ухудшает свойства этой фазы и сплавов в целом, а элементами, растворимыми в алюминиевой фазе, улучшает свойства сплавов. Наиболее благоприятно на свойства сплавов влияет дополнительное легирование магнием в пределах его растворимости в алюминии. Однако значительный эффект упрочнения при одновременном повышении пластичности наблюдается у сплавов с малым количеством бериллия. При содержании в сплаве более 70 % Be резко ухудшается пластичность и практически не меняется прочность. Добавка 5 % Mg к сплаву с низким содержанием бериллия (30%) увеличивает предел прочности от 200 до 450 МПа, а относительное удлинение – от 18 до 25%. Заметно повышается и модуль нормальной упругости (до 150…300 ГПа).

Сохраняют прочность до очень высокой температуры так называемые бериллиды. Они представляют собой интерметаллидные соединения бериллия с переходными металлами (Та, Nb, Zr и др.). Бериллиды имеют высокую температуру плавления (~ 2000°С), высокую твердость (500…1000 HV), жесткость (Е ≈ 300...350 ГПа) при сравнительно низкой плотности (~ 2,7...5 г/см3). Однако бериллиды очень хрупкие. Из них изготовляют порошковой технологией мелкие несложные по форме детали для гироскопов и систем управления.

4.5 Медь и ее сплавы

4.5.1 Общая характеристика меди и её сплавов

Медь – металл без полиморфных превращений с кристаллической ГЦК решеткой. Температура плавления составляет 1083оС. При нагревании полиморфные превращения в меди отсутствуют. Плотность меди составляет 8940кг/м3.

Медь легко полируется, хорошо паяется и сваривается. По электрической проводимости и теплопроводности медь занимает второе место после серебра. Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, пресной и морской воде, едких щелочах, органических кислотах и других агрессивных средах, но взаимодействует с аммиаком и сернистыми газами.

Медь хорошо прокатывается в тонкие листы и ленту Холодная пластическая деформация (достигающая 90% и более) увеличивает прочность, твердость, предел упругости меди, но снижает пластичность и электрическую проводимость. При пластической деформации возникает текстура, вызывающая анизотропию механических свойств меди. Отжиг для снятия наклепа проводят при 550 – 600°С в восстановительной атмосфере, так как медь легко окисляется при нагреве.

К недостаткам меди относятся: невысокая прочность, плохая обрабатываемость резанием и низкая жидкотекучесть.

В зависимости от содержания примесей различают следующие марки меди: М00 (99,99% Сu), М0 (99,97% Сu), M1 (99,9% Сu), М2 (99,7% Сu), М3 (99,5% Сu).

Наиболее часто встречающиеся в меди элементы подразделяют на три группы.

К первой группе относятся растворимые в меди элементы Al, Fe, Ni, Sn, Zn, которые повышают прочность и твердость меди и  используются для легирования сплавов на медной основе. Эти примеси резко снижают электропроводимость и теплопроводность меди.

Вторую группу составляют нерастворимые в меди элементы РЬ и Bi, которые ухудшают механические свойства меди и однофазных сплавов на ее основе. Образуя легкоплавкие эвтектики (соответственно, при 326 и 270°С), располагающиеся по границам зерен основной фазы, они вызывают красноломкость сплавов.

Нерастворимые элементы О, S, Se, Те присутствуют в меди и ее сплавах в виде промежуточных фаз (например, Сu2О, Сu2S). Они составляют третью группу элементов и образуют с медью эвтектики с высокой температурой плавления, не вызывающих красноломкости. Кислород при отжиге меди в водороде вызывает «водородную болезнь», которая может привести к разрушению металла при обработке давлением или эксплуатации готовых деталей.

Для легирования медных сплавов в основном используют элементы, растворимые в меди, – Zn, Sn, Al, Be, Si, Mn, Ni. Повышая прочность медных сплавов, легирующие элементы практически не снижают, а некоторые из них (Zn, Sn, Al) увеличивают пластичность. Высокая пластичность – отличительная особенность медных сплавов. Относительное удлинение некоторых однофазных сплавов достигает 65%. По прочности медные сплавы уступают сталям. Временное сопротивление большинства сплавов меди лежит в интервале 300...500 МПа, что соответствует свойствам низкоуглеродистых нелегированных сталей в нормализованном состоянии. И только у наиболее прочных бериллиевых бронз после закалки и старения предел прочности составляет 1100...1200 МПа и соответствует уровню прочности среднеуглеродистых легированных сталей, подвергнутых термическому улучшению.

Медные сплавы подразделяются на две основные группы: латуни и бронзы.

Медные сплавы маркируют по химическому составу, используя буквы для обозначения элементов и числа для указания их массовых деталей. В медных сплавах алюминий обозначают буквой А, бериллий – Б, железо – Ж, кремний – К, магний – Мг, никель – Н, олово – О, свинец – С, фосфор – Ф, цинк – Ц, цирконий – Цр, хром – X; марганец – Мц.

Латуни (сплавы меди с цинком) маркируют буквой Л. В деформируемых латунях, не содержащих, кроме меди и цинка, других элементов, за буквой Л ставится число, показывающее среднее содержание меди. В многокомпонентных латунях после Л ставятся буквы – символы элементов, а затем числа, указывающие на содержание меди и каждого легирующего элемента. Например, латунь Л68 содержит 68% Сu, латунь ЛАН59-3-2 содержит 59% Сu, 3% А1; 2% Ni (остальное Zn). В марках литейных латуней указывается содержание цинка, а количество каждого легирующего элемента ставится непосредственно за буквой, обозначающей его. Например, латунь ЛЦ40Мц3А содержит 40% Zn, 3% Mn и 1% Al.

Бронзы (сплавы меди со всеми элементами, кроме цинка) обозначают буквами Бр, за которыми ставятся буквы и числа. В марках деформируемых бронз сначала помещают буквы – символы легирующих элементов, а затем числа, указывающие на их содержание. Например, БрАЖ9-4 содержит 9% А1, 4% Fe, остальное – Сu. В марках литейных бронз после каждой буквы указывается содержание этого легирующего элемента. Например, БрО6Ц6С3 содержит 6% Sn, 6% Zn, 3% Pb, остальное – Сu.

4.5.2 Латуни

Медь с цинком образует a-твердый раствор с предельной концентрацией цинка 39% (рис. 22). При большем содержании цинка образуется электронное соединение CuZn (β-фаза) с кристаллической решеткой ОЦК. При 454…468°С (штриховая линия на диаграмме) наступает упорядочение β-фазы, а упорядоченный β-твердый раствор обозначается как β'-фаза.

0

10

20

30

40

50

70

60

80

90

100

100

40

50

70

60

0

10

20

30

80

90

200

300

400

500

700

600

800

900

1000

100

32

270

419

598

700

424

834

902

1083

39

β’+γ

454

β+γ

468

Рисунок 22 -  Диаграмма состояния Cu-Zn

При наличии в структуре латуни только α-твердого раствора увеличение содержания цинка вызывает повышение ее прочности и пластичности. Появление β'-фазы сопровождается резким снижением пластичности, повышением твердости и хрупкости. Прочность продолжает повышаться при увеличении содержания цинка до 45 %, пока латунь находится в двухфазном состоянии. При дальнейшем повышении процентного содержания цинка происходит переход латуни в однофазное состояние со структурой β'-фазы, что вызывает резкое снижение прочности. Практическое значение имеют латуни, содержащие до 45% Zn. Сплавы с большим содержанием цинка отличаются высокой хрупкостью.

Двойные латуни (содержащие только медь и цинк) подразделяются на однофазные (со структурой α-твердого раствора) и двухфазные(со структурой α и β-фаз).

Однофазные латуни обладают высокой пластичностью и хорошо поддаются холодной пластической деформации, которая значительно повышает их прочность и твердость. Для повышения пластичности проводят рекристаллизационный отжиг при 600…700°С.

Детали, которые изготовлены из деформируемых латуней при содержании более 20% цинка, могут подвергаться "сезонному " растрескиванию во влажном воздухе при наличии в атмосфере серных газов. Для предотвращения растрескивания детали отжигают при температурах, ниже температуры рекристаллизации (в большинстве случаев при 250…270оС).

Повышение содержания цинка удешевляет латуни, улучшает их обрабатываемость резанием, способность противостоять износу, но при этом уменьшаются теплопроводность и электрическая проводимость.

Примеси повышают твердость и снижают пластичность латуней. Особенно неблагоприятно действуют свинец и висмут, которые в однофазных латунях вызывают красноломкость. Поэтому однофазные латуни не подвергают горячему деформированию, а выпускают в виде холоднокатаных полос, лент, проволоки, листов. Из проката изготавливают детали методом глубокой вытяжки (радиаторные трубки, снарядные гильзы, сильфоны, трубопроводы), а также детали, требующие по условиям эксплуатации низкую твердость (шайбы, втулки, уплотнительные кольца и др.).

Вследствие небольшого температурного интервала кристаллизации двойные латуни обладают низкой склонностью к дендритной ликвации, высокой жидкотекучестью, малой рассеянной усадочной пористостью и хорошей герметичностью. Но, несмотря на это, они практически не применяются для фасонных отливок, так как имеют довольно большую концентрированную усадочную раковину.

Для повышения обрабатываемости в латунь вводят свинец. Латунь ЛС59-1 («автоматная») поставляется в прутках и предназначается для изготовления деталей на станках-автоматах.

Для легирования латуней используют Al, Fe, Ni, Sn, Si. Эти элементы повышают прочность и коррозионную стойкость латуней. Поэтому легированные латуни широко применяют в речном и морском судостроении(ЛАЖ60-1-1). Латуни, легированные оловом (ЛО70-1, ЛО62-1) обладают высокой коррозионной стойкостью в морской воде  и поэтому имеют название  «морские латуни».

Практическое применение находят латуни с добавлением алюминия до 4 % (ЛА77-2), которые, благодаря однофазной структуре, хорошо обрабатываются давлением.

Алюминиевые латуни дополнительно легируют никелем, железом, марганцем, кремнием, обладающими переменной растворимостью в α-твердом растворе, что позволяет упрочнять эти латуни с помощью закалки и старения.

Латунь ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 является единственным сплавом на основе системы Cu-Zn, который упрочняется дисперсионным твердением. Температура закалки составляет 800оС, после проведения которой латунь имеет высокую пластичность, а после старения приобретает и высокую прочность (sв = 700 МПа, d = 25%). Хорошая пластичность в закаленном состоянии позволяет дополнительно упрочнять сплавы с помощью пластического деформирования перед старением, что обеспечивает повышение временного сопротивления до 1000 МПа.

Кремнистые латуни характеризуются высокой прочностью, пластичностью, вязкостью как при обычных, так и при низких температурах (до -183°С). При легировании латуней для получения однофазной структуры используют небольшие добавки кремния (ЛК80-3). Такие латуни применяют для изготовления арматуры, деталей приборов, в судо- и машиностроении.

4.5.3 Бронзы

4.5.3.1 Оловянные бронзы

Предельная растворимость олова в меди соответствует 15,8%, но при концентрации олова более 10% в структуре бронз образуется δ-фаза, вызывающая резкое снижение их вязкости и пластичности. Поэтому практическое значение имеют бронзы, содержащие только до 10% Sn.

Среди медных сплавов оловянные бронзы имеют самую низкую линейную усадку, что позволяет получать сложные фасонные отливки. Двойные и низколегированные литейные бронзы содержат 10% Sn. Оловянные бронзы легируют Zn, Pb, P (БрО3Ц12С5, БрО4Ц4С17, БрО10Ц2 и др.). Цинк полностью растворяется в α-твердом растворе при легировании до 15% и, уменьшая интервал кристаллизации оловянных бронз, улучшает их жидкотекучесть и плотность отливок. Свинец повышает антифрикционные свойства и улучшает обрабатываемость резанием оловянных бронз. Фосфор, являясь раскислителем оловянных бронз, повышает их жидкотекучесть, а износостойкость улучшается, благодаря появлению твердых включений фосфида меди Сu3Р.

Высокая коррозионная стойкость в атмосферных условиях, пресной и морской воде способствует широкому применению литейных бронз для пароводяной арматуры, работающей под давлением.

Деформируемые бронзы содержат до 6…8%Sn (БрОФ 4-2,5, БрОЦ 4-3 и др.). Для устранения дендритной ликвации и выравнивания химического состава, а также улучшения обрабатываемости давлением применяют диффузионный отжиг, который проводят при 700…750°С. При холодной пластической деформации бронзы подвергают промежуточным отжигам при 550…700°С. Деформируемые бронзы характеризуются хорошей пластичностью и более высокой прочностью, чем литейные.

Деформируемые бронзы обладают высокими упругими свойствами и сопротивлением усталости. Их используют для изготовления круглых и плоских пружин в точной механике, электротехнике, химическом машиностроении и других областях промышленности.

4.5.3.2 Алюминиевые бронзы

Алюминиевые бронзы отличаются высокими механическими, антикоррозионными и антифрикционными свойствами. Их преимущества перед оловянными бронзами заключаются в меньшей стоимости и более высоких механических и технологических свойствах. В частности, небольшой интервал кристаллизации обеспечивает алюминиевым бронзам высокую жидкотекучесть, концентрированную усадку и хорошую герметичность отливок, малую склонность к дендритной ликвации.

Медь с алюминием образует α-твердый раствор. С увеличением содержания алюминия до 4,5 % наряду с прочностью и твердостью повышается пластичность, которая затем резко падает, а прочность продолжает расти при увеличении содержания алюминия до 10…11 %. С появлением при этих концентрациях эвтектоида, содержащего твердую и хрупкую фазы, повышается износостойкость и проявляются антифрикционные свойства.

Деформируемыми являются однофазные бронзы (БрА5, БрА7). Они обладают наилучшим сочетанием прочности (σв = 400...450 МПа) и пластичности (δ = 60%).

Двухфазные бронзы отличаются высокой прочностью (σв = 600 МПа) и твердостью (> 100 НВ). Их можно подвергать упрочняющей термической обработке.

Алюминиевые бронзы легируют железом, никелем, марганцем. В α-фазе алюминиевой бронзы растворяется до 4 % железа, при большем содержании образуются включения Al3Fe. Дополнительное легирование сплавов никелем и марганцем способствует появлению этих включений при меньшем содержании железа. Железо оказывает модифицирующее действие на структуру алюминиевых бронз, повышает их прочность, твердость и антифрикционные свойства, уменьшает склонность к охрупчиванию двухфазных бронз.

Наилучшей пластичностью алюминиево-железные бронзы (например, БрАЖ9-4) обладают после нормализации при 600…700°С или закалки от 950°С с последующим отпуском при 250…300°С.

Никель способствует дополнительному упрочнению бронз, легированных железом и никелем, вследствие старения. Например, в отожженном (мягком) состоянии БрАЖН10-4-4 твердость составляет 160 НВ. После закалки от 980°С и старения при 400°С в течение 2 ч твердость увеличивается до 400 НВ.

Из алюминиево-железоникелевых бронз изготовляют детали, работающие в тяжелых условиях износа при повышенных температурах (400…500°С): седла клапанов, направляющие втулки выпускных клапанов, части насосов и турбин, шестерни и др.

Высокими механическими, антикоррозионными и технологическими свойствами обладают алюминиево-железные бронзы, легированные вместо никеля более дешевым марганцем (БрАЖМц10-3-1,5).

4.5.3.3  Кремнистые бронзы

Кремнистые бронзы содержат до 3% Si и имеют однофазную структуру α-твердого раствора. Однофазная структура твердого раствора обеспечивает кремнистым бронзам высокую пластичность и хорошую обрабатываемость давлением. При увеличении содержания кремния более 3% в структуре сплавов появляется твердая и хрупкая γ-фаза, что снижает их пластичность.

Добавки марганца и никеля повышают прочность и твердость кремнистых бронз. Никель, обладая переменной растворимостью в α-фазе, создает возможность для упрочнения никель-кремнистых бронз проведением закалки и старения. После закалки от 800°С и старения при 500°С БрКН-1-3 и БрКН-0,5-2 имеют σв > 700 МПа, δ ≈ 8 %.

Кремнистые бронзы выпускают в виде лент, полос, прутков, проволоки. Для фасонных отливок они применяются редко. Их используют вместо более дорогих оловянных бронз при изготовлении антифрикционных деталей (БрКН1-3), (БрКМцЗ-1), а также для замены бериллиевых бронз при производстве пружин, мембран и других деталей приборов, работающих в пресной и морской воде.

Литейные свойства кремнистых бронз ниже, чем оловянных, алюминиевых бронз и латуней. Легирование цинком способствует улучшению литейных свойств этих бронз

4.5.3.4 Бериллиевые бронзы

Бериллиевые бронзы характеризуются высокими пределами прочности и упругости, твердостью и коррозионной стойкостью в сочетании с повышенными сопротивлениями усталости. Двойные бериллиевые бронзы содержат в среднем 2,0…2,5% Be (БрБ2, БрБ2,5), поскольку при большем содержании бериллия пластичность становится очень низкой.

Бериллий обладает переменной растворимостью в меди, которая уменьшается при снижении температуры, что дает возможность проводить упрочнение, заключающееся в закалке от 780…800оС и последующем старении при 325оС. Наиболее распространенная бериллиевая бронза БрБ2 после закалки с 780°С и старения при 300…350 °С в течение 2 ч имеет следующие механические свойства: σв = 1250 МПа, σ0,2 = 1000 МПа, δ = 2,5 %, твердость 700 НВ, Е = 133 ГПа. Пластическая деформация закаленной бронзы и последующее старение позволяют увеличить временное сопротивление до 1400 МПа.

Бериллиевые бронзы являются теплостойкими материалами, устойчиво работающими при температурах до 310…340°С. При 500°С они имеют приблизительно такое же временное сопротивление, как оловянно-фосфористые и алюминиевые бронзы при комнатной температуре.

Бериллиевые бронзы обладают высокой теплопроводностью и электрической проводимостью. Они хорошо обрабатываются резанием, свариваются точечной и роликовой сваркой, однако широкий температурный интервал кристаллизации затрудняет их дуговую сварку.

Бериллиевые бронзы выпускают преимущественно в виде полос, лент, проволоки и других деформированных полуфабрикатов. Вместе с тем из них можно получить качественные фасонные отливки. Из бериллиевых бронз изготовляют детали ответственного назначения: упругие элементы точных приборов (плоские пружины, пружинные контакты, мембраны); детали, работающие на износ (кулачки, шестерни, червячные передачи); подшипники, работающие при высоких скоростях, больших давлениях и повышенных температурах.

Бериллиевую бронзу применяют для изготовления инструмента, не образующего искру при ударе о металл или камень, что позволяет использовать его при взрывоопасных горных работах.

Основным недостатком бериллиевых бронз является их высокая стоимость. Легирование Mg, Ni, Ti, Co позволяет уменьшить содержание бериллия до 1,7…1,9% без заметного снижения механических свойств (БрБНТ1,7 и др.).

5 Неметаллические конструкционные материалы

5.1 Пластические массы

Пластмассами называют искусственные материалы, получаемые на основе органических полимерных связующих веществ.

В качестве связующих для большинства пластмасс используют синтетические смолы. Связующее может быть и единственным компонентом, как, например, в полиэтиленах, органических стеклах и др.

Другим важным компонентом является наполнитель, придающий материалу те или иные специфические свойства. По виду наполнителя пластмассы делят на порошковые, волокнистые, слоистые и газонаполненные.

Для повышения эластичности и облегчения обработки в пластмассы добавляют пластификаторы.

Все полимеры по отношению к нагреву подразделяют на термопластичные и термореактивные. Термопласты при повышении температуры становятся пластичными, а после охлаждения вновь затвердевают, приобретая первоначальные свойства. Никаких необратимых химических превращений в процессе нагрева и охлаждения термопласты не претерпевают. Термореактивные полимеры при нагреве размягчаются, затем вследствие протекания химических реакций затвердевают и в дальнейшем остаются в твердом состоянии, которое является термостабильным.

Особенностями пластмасс являются малая плотность и низкая теплопроводность. Они обладают хорошими электро-, тепло, звукоизоляционными свойствами. Это определяет использование пластмасс как специальных материалов.

Механические свойства пластмасс значительно ниже, чем у металлических материалов, они подвержены старению, а при длительном пребывании под нагрузкой возможны проявления  ползучести. Эти обстоятельства не позволяют использовать пластмассы для изготовления ответственных, нагруженных деталей. В то же время высокие антифрикционные и фрикционные, а также  виброгасящие свойства, определяемые малым модулем упругости, дают возможность для их применения в ответственных узлах, определяющих работоспособность оборудования.

В качестве антифрикционных материалов используются как термореактивные (текстолит и ДСП), так и термопластичные (капрон, фторопласт) пластмассы. Отличительными особенностями этих материалов является то, что их работоспособность не ухудшается при отсутствии смазки, а также при попадании воды в зону трения. К тому же износ стального вала, работающего в капроновых подшипниках, значительно меньше, чем в бронзовых или баббитовых подшипниках.

Вместе с тем следует отметить, что применение антифрикционных пластиков ограничено. Они работоспособны лишь в малонагруженных узлах трения, т. е. при небольших давлениях (из-за низких механических свойств) и невысоких скоростях (при эксплуатации температура не должна превышать 80°С).

Наиболее высокими антфрикционными свойствами обладает фторопласт-4. Коэффициент трения в парах со сталью и чугуном у фторопласта в несколько раз ниже, чем у бронз.

Фторопласт, капрон и ряд других полимерных материалов применяют для изготовления подшипников скольжения. Применяются также комбинированные металлопластиковые подшипники, выдерживающие большие нагрузки.

В качестве фрикционных материалов для тормозных устройств и фрикционных муфт сцепления наиболее широкое применение нашли фрикционные асбополимерные материалы (ФАПМ), так называемые «феродо». Для изготовления ФАПМ используют каучуковое, смоляное и комбинированное связующие. Асбест используют в виде ткани, картона, асбестовой массы. ФАПМ на каучуковом связующем (ЭМ-1, ЭМ-2) – мягкие эластичные, допускающие гибку с различными радиусами. Эти материалы не обладают высокой термостойкостью, температура эксплуатации не выше 200°С.

Наиболее высокой термостойкостью обладают ФАПМ марок Ретинакс-А и Ретинакс-Б, которые допускают кратковременные нагревы до 1000 и 700°С, соответственно, и длительно работают при нагреве поверхности до 300оС. Ретинакс-А формуется из асбосмоляного материала, армированного латунной проволокой, а Ретинакс-Б не армируется проволокой.

Основное применение ФАПМ – сменные накладки. Для увеличения срока службы узлов трения материалы пар трения и их твердость следует выбирать так, чтобы обеспечивался малый износ металлических контртел, а не сменных накладок. Твердость различных ФАПМ колеблется в пределах 15-48НВ.

5.2 Стекло

Структура стекла является промежуточной между структурами твердого кристаллического вещества и жидкости. В отличие от кристаллических веществ стекла находятся в некристаллическом – аморфном (стеклообразном) состоянии. От жидкости с ее неупорядоченным расположением атомов стекла отличает наличие ближнего порядка атомного расположения, но дальний порядок (периодичность) в стеклах отсутствует. При температуре стеклования жидкость переходит в стеклообразное состояние, приобретая хрупкость.

Стеклообразное состояние является неравновесным. Оно возникает только при быстром охлаждении в интервале температур кристаллизации, вследствие чего процесс кристаллизации подавляется. При длительной выдержке, достаточной для достижения равновесного состояния, вещество будет иметь кристаллическое строение. Стекла в силу неравновесности структуры имеют склонность к расстекловыванию, т. е. к изменению аморфной структуры на кристаллическую.

5.2.1 Строение и состав неорганических стекол

Вещества, образующие стекло (стеклообразующие) – это оксиды кремния, бора и фосфора. Они обладают очень высокой вязкостью в жидком состоянии, препятствующей образованию кристаллической решетки.

Производство (варка) стекла осуществляется в стекловаренных печах при температуре 1300…2100оС, летучие вещества (Н2О, СО2, SO3) при этом удаляются, а стеклообразующие при охлаждении застывают в стекломассу.

Основным компонентом силикатных неорганических стекол (их доля в производстве стекла преобладающая) является оксид кремния. В состав неорганического стекла помимо основного стеклообразующего оксида могут входить и оксиды других элементов. Оксиды щелочных (Na2O, K2O) и щелочноземельных (MgO, СаО) металлов являются модификаторами. Так, при добавлении к кремнезему 15% Na2O и 10% СаО снижается температура размягчения (выше этой температуры стекло заметно течет под действием собственного веса) с 1600 до 700 °С.

К промежуточным компонентам относятся оксиды, которые самостоятельно, в чистом виде, не могут образовывать каркас стекла, но могут частично замещать стеклообразующие оксиды, меняя структуру стекла и придавая ему нужные свойства. К ним относятся оксиды алюминия, железа, свинца, бериллия и др.

Стекла классифицируют по материалу стеклообразующего вещества и содержанию модификаторов. По материалу стеклообразующего стекла подразделяют на силикатные (SiO2), алюмосиликатные (А12О3-SiO2), алюмоборосиликатные (А12О3-В2О3-SiO2) и др.

По содержанию модификаторов стекла делятся на щелочные (до 15% Na2O, K2O, СаО), бесщелочные (с содержанием щелочных модификаторов менее 5%) и кварцевые (модификатор отсутствует, 99,5% SiO2).

Технологичность стекла в переработке определяется температурами размягчения и перехода в жидкое состояние. Чем ниже эти температуры, тем стекло технологичнее.

Плотность стекла в зависимости от состава изменяется в пределах 2,2…6,5 г/см3, а при наличии тяжелых окислов свинца и бария – до 8,0 г/смЗ.

Наиболее важными для стекол являются оптические свойства. Обычное неокрашенное листовое стекло пропускает до 90%, отражает примерно 8% и поглощает около 1% видимого и частично инфракрасного света, ультрафиолетовое излучение поглощается практически полностью.

Наиболее широкую полосу электромагнитных волн пропускает кварцевое стекло – от жестких ультрафиолетовых (λ = 160 нм) до инфракрасных (λ = 5,0 мкм). Стекла, легированные редкоземельными элементами, задерживают ультрафиолетовое излучение.

Стекло, легированное легкими элементами (В, Be, Li), пропускает рентгеновское излучение, а при легировании тяжелыми (РЬ) – задерживает. Стекла, содержащие железо и фосфаты, задерживают тепловое, т. е. инфракрасное излучение.

Введение оксидов некоторых металлов делает стекло цветным. При введении NiO цвет красный, GeO, UO3 – желтый, Сг2О3 – зеленый, СиО – синий, МпО – коричневый и фиолетовый.

Теплопроводность стекла низкая – в пределах 0,7-1,5 Вт/(м·К), что определяет его хорошие теплоизолирующие свойства.

Химическая стойкость стекол в кислых средах высокая. Растворимость составляет 0,01…0,1%; исключение – фосфорная (Н2РО3) и плавиковая (HF) кислоты, которые полностью растворяют стекло. В щелочных средах стойкость снижается, растворимость составляет 0,5…2%. Меньшей химической стойкостью обладают щелочные стекла.

Механические свойства стекла. При комнатной температуре модуль упругости стекла равен примерно 70 ГПа (примерно, как у алюминиевых сплавов), твердость не превышает 750 HV (ниже твердости закаленной инструментальной стали).

Прочность стекла, как и всех других материалов, зависит от условий нагружения. Стекло может вести себя как абсолютно упругое, вязкое или вязкоупругое вещество. При комнатных температурах и непродолжительных нагрузках, превышающих предел прочности, стекло бьется, т. е. разрушается хрупко, без пластической деформации. Это обусловлено тем, что стекло не может в этих условиях пластически деформироваться, поэтому появление трещины ведет к мгновенному разрушению из-за ее очень быстрого распространения. В связи с этим важное значение приобретает состояние поверхности стекла – наличие царапин, микротрещин и других дефектов, которые являются концентраторами напряжений, резко снижают прочность. Большую прочность имеют кварцевые и бесщелочные стекла, меньшую – щелочные, что обусловлено их структурой (разорванная сетка – каркас). Предел прочности стекол при сжатии высок, он составляет 500…2000 МПа. При температурах 400…600 °С вязкость стекла уменьшается, упругая деформация практически отсутствует, и стекло ведет себя как вязкая жидкость.

Стекла подвержены статической усталости. Она проявляется в потере прочности при длительных нагружениях в условиях постоянной нагрузки (усталость металлов наблюдается при переменных нагрузках). Статическая усталость связана с воздействием на поверхность стекла атмосферы (пары воды), при испытаниях в вакууме этот эффект крайне мал.

Существует ряд способов, позволяющих повысить механические свойства и термостойкость стекла. Закалка стекла заключается в нагреве выше температуры стеклования и последующем быстром охлаждении в потоке воздуха или в масле. При этом на поверхности стекла возникают напряжения сжатия, которые компенсируют (снижают) растягивающие напряжения в условиях эксплуатации (необходимо приложить определенную нагрузку, прежде чем на поверхности возникнут растягивающие напряжения). Предел прочности повышается в 2-4 раза. Термостойкость закаленного стекла возрастает в 2-3 раза.

Закалка в кремнийорганических жидкостях – термохимическое упрочнение – приводит к образованию на поверхности полимерной пленки, что дает дополнительный эффект по сравнению с обычной закалкой.

Щелочные стекла, содержащие Na2O, упрочняются при высокотемпературной химической обработке, заключающейся в нагреве стекла в расплаве соли K2SO4.

Прочность повышается также при травлении стекла плавиковой кислотой, в результате чего удаляются или сглаживаются поверхностные дефекты.

Разрушение стекла сопровождается образованием большого числа острых осколков произвольной формы, что представляет опасность. Этого можно избежать при использовании триплекса. Триплекс – это два листа закаленного стекла, склеенного прозрачной эластичной полимерной пленкой. При разрушении триплекса образовавшиеся осколки не разлетаются, а удерживаются пленкой, как, например, лобовое стекло автомобиля.

Наибольший объем занимает производство стеклотары и листового строительного стекла. Для этих целей используют зеленое бутылочное стекло (стеклотара) и щелочное листовое стекло (остекление зданий). Для остекления транспортных средств применяют триплексы, закаленные стекла. Остекление помещений литейных цехов выполняется стеклами, содержащими оксиды железа и ванадия, они поглощают около 70% инфракрасного излучения.

Оптическое стекло подразделяется на кроны, отличающиеся малым преломлением, и флинты – тяжелые стекла, содержащие оксид свинца, не пропускающие рентгеновское излучение.

Как диэлектрик стекло используют для осветительных ламп, в электровакуумных устройствах, в качестве изоляторов.

Как химически стойкий материал стекло применяется в химической и пищевой промышленности для изготовления труб, аппаратуры, емкостей для хранения агрессивных жидкостей.

5.2.2 Ситаллы

Ситаллы (название образовано из слов «стекло» и «кристалл») получают из стекол путем регулируемой кристаллизации. Стеклообразное состояние при невысоких температурах является неравновесным и вещество стремится к равновесному кристаллическому состоянию. Этот переход может осуществиться только диффузионным путем и характерно, что процесс кристаллизации происходит не при охлаждении жидкости, как это имеет место при формировании структуры металлов и сплавов, а при нагреве до температур значительно более низких, чем температура расплавления стекла. Относительно низкая температура трансформации стекла в ситалл наряду с высокой вязкостью стекла обусловливают низкую скорость кристаллизации, что при наличии большого количества центров кристаллизации определяет весьма малый размер образующихся кристаллов (0,01…2 мкм).

Формирование структуры ситаллов происходит в две стадии. На первой стадии создаются центры кристаллизации, на второй – рост этих центров, т. е. процесс завершения кристаллизации. По механизму образования центров ситаллы подразделяются на фотоситаллы и термоситаллы.

Свойства ситаллов определяются особенностями их структуры, а именно весьма малой величиной зерна. Мелкозернистая структура придает им беспористость, газонепроницаемость. Эта особенность позволяет значительно повысить механические свойства ситаллов. Предел прочности при растяжении повышается (по сравнению с исходным стеклом) до 70…120 МПа. Модуль упругости некоторых ситаллов достигает 140 ГПа, что выше, чем у магниевых, алюминиевых и даже титановых сплавов. Высокими прочностью и жесткостью обладают ситаллы с кремнеземом, самые непрочные – литиевые. Ситаллы являются хрупкими материалами, но их сопротивление ударным нагрузкам выше, чем у стекол. Их твердость колеблется в пределах 400…700 HV, что определяет их достаточно высокую износостойкость при истирании.

Коэффициент линейного расширения ситаллов изменяется в широких пределах. Ситаллы с малым коэффициентом линейного расширения обладают высокой термостойкостью и не растрескиваются при закалке в воде от 700°С.

Электрические свойства ситаллов характеризуются высоким удельным электросопротивлением и высокой электрической прочностью. Высокое сопротивление в отличие от стекол сохраняется при нагреве до 400°С, что объясняется небольшим количеством щелочных ионов в остаточном стекле и их меньшей подвижностью в кристаллах.

Высокая химическая стойкость определяет их применение в химической промышленности. Они используются для изготовления деталей, работающих в агрессивных жидкостях, в том числе с абразивами.

Благодаря малому коэффициенту трения в паре с металлами (0,2…0,25), возможности работать без смазки и высокой износостойкости ситаллы используют в качестве подшипников скольжения и контртел в парах трения, работающих без смазки. Из них изготавливают фильеры для протягивания полимерных волокон.

5.2.3 Органическое стекло

Органические стекла – это термопластичные полимеры на основе полиметилметакрилата и других акриловых полимеров. Прозрачность для света у этого материала составляет 92%, он пропускает 75% ультрафиолетового излучения и не задерживает рентгеновское излучение. В отличие от силикатных стекол органическое стекло имеет значительно меньшую плотность (1180 кг/м3) и малую хрупкость. Органическое стекло обладает высокой химической стойкостью в воде, спиртах, разбавленных кислотах и щелочах. Старение стекла в естественных условиях протекает медленно. К недостаткам материала следует отнести низкую твердость. Кроме того, при резких перепадах температур вследствие низкой теплопроводности и высокого коэффициента расширения в стекле появляются мелкие трещины, что приводит к потере прозрачности. Повысить механические свойства органического стекла, а также его термостойкость возможно путем ориентирования. Прочность повышается также за счет использования многослойного стекла – триплекса.

При температуре около 80°С органическое стекло начинает размягчаться, при нагревании свыше 120°С легко формуется.

Органическое стекло используют для остекления транспортных средств, из него изготавливают линзы и другие оптические детали.

5.3  Древесина

Наибольшей плотностью (1,3 т/м3) обладает железное дерево, которое тонет в воде. Минимальной плотностью обладает бальза (0,15 т/м3) и его используют при изготовлении дельтапланов. Древесина распространенных деревьев имеет промежуточные значения плотности: дуб – 0,69, береза – 0,62 т/м3.

К достоинствам древесины следует отнести достаточно высокую механическую прочность при малой плотности, хорошее сопротивление ударным и вибрационным нагрузкам. Древесина хорошо обрабатывается резанием, склеивается.

Для древесины как конструкционного материала основное значение имеют влажность, изменяемость размеров, формы, объемная масса.

Прочность сухой древесины примерно в три раза выше, чем свежеспиленной. Древесина хорошо работает на растяжение, но предел прочности при сжатии у древесины ниже, чем у большинства материалов, в частности, для сосны σв при растяжении составляет 100МПа, а при сжатии - 40МПа

К недостаткам древесины следует отнести отсутствие огнестойкости (это горючий материал), а также склонность к загниванию. Для защиты от загнивания изделия из дерева необходимо покрывать лакокрасочными или пластмассовыми покрытиями. Применяется также пропитка растворами солей NaF, CuSO4 и др. Для снижения воспламеняемости используют огнезащитные лаки и краски.

Материалы из натуральной древесины применяют в виде заготовок и пиломатериалов. Наиболее широкое применение в качестве пиломатериалов имеют прессованная древесина и фанеры.

Прессованная древесина получается прессованием нагретых древесных опилок. Прочность прессованных материалов в 2-3 раза выше, чем древесины. Прессованная древесина является заменителем черных и цветных металлов и пластмасс. Она широко применяется для изготовления деталей машин, работающих при ударных нагрузках (подшипники, втулки и т.д.)

Фанера – листовой материал, полученный склеиванием листов древесного шпона. Толщина фанеры 1…12 мм, более толстые клееные конструкции называются плитами. Водостойкость фанеры зависит от применяемого клея. Фанера ФСФ обладает повышенной водостойкостью, ФК и ФБА – средней, ФБ – пониженной.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1 Материаловедение: Учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. -648 с.

2 Металознавство: Підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко – К.: ІВЦ „Видавництво „Полі-техніка”, 2002. – 384 с

3 Кузін О. А. Металознавство та термічна обробка металів: Підручник / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. – Львів: Афіша, 2002. – 304 с.

4 Лахтин Ю. М. Материаловедение: Учебник для высших технических заведений / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

5 Новиков И. И. Теория термической обработки метал лов: Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с.

6 Термическая обработка в машиностроении: Справочник / Под ред. Ю. М. Лахтина, А. Г. Рахштадта. – М.: Машиностроение, 1980. – 783 с.

7 Гуляев А. П. Металловедение: Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1978. – 647 с.

Александр Николаевич Минков

# КУРС

# лекций по дисциплине

“ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

для студентов механических специальностей

Часть 2 «Материаловедение»

Редактор					Ольга Николаевна Болкова

Подп. к печати                                                                  Формат

Ризограф. печать                  Усл. печ. л.                         Уч.-изд. л.

Тираж 200 экз.                      Зак. №

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72