Министерство образования и науки,

молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения

к сдаче контрольной работы и экзаменов

по дисциплине «Материаловедение»

Краматорск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СТРУКТУРА БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	4

ПРИМЕР БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	5

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЛЕТА	6

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ	10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	11

СТРУКТУРА БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ	13

ПРИМЕР БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ	14

ПРИМЕР ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ	16

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	21

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА	23

ВВЕДЕНИЕ

- Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения технических специальностей к написанию контрольной работы и сдаче экзамена по дисциплине «Материаловедение». Данное пособие содержит: структуру и примеры билетов к контрольной работе и экзамену, примеры ответов на билеты, перечень вопросов для подготовки к их выполнению, ссылки на методразработки кафедры, в которых были подробно освещены эти вопросы, критерии оценки ответов и др.

СТРУКТУРА БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п./п. | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача из раздела 2 тема 2.1 «Диаграмма состояния железо-углерод» | 50 |
| 2 | Задача из раздела 3, тема 3.1 «Превращения в стали при нагревании и охлаждении» | 50 |
| Оценка билета |  | 100 |

ПРИМЕР БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1 ВОПРОС (50 баллов)

Для сплава с содержанием 5,5 % С опишите превращения, происходящие при охлаждении, определите химический состав фаз и их массу в процентах ко всему сплаву при температуре 950 оС. Какова микроструктура этого сплава при комнатной температуре и как этот сплав называется? Зарисуйте схематически микроструктуру.

Диаграмма «железо-углерод» прилагается.

2 ВОПРОС (50 баллов)

Опишите превращения, происходящие при охлаждении  аустенита стали 55Х  со скоростью 35 оС/с, приведите схему конечной структуры. Определите числовые значения критической скорости закалки.

(Диаграмма изотермического распада стали 55Хприлагается )

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЛЕТА

ЗАДАЧА 1 (50 баллов)

Для сплава с содержанием 5,5 % С опишите превращения, происходящие при охлаждении, определите химический состав фаз и их массу в процентах ко всему сплаву при температуре 950 оС. Какова микроструктура этого сплава при комнатной температуре и как этот сплав называется? Зарисуйте схематически микроструктуру.

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться теоретическим материалом, который представлен в следующих работах:

1.  Минков А. Н.  Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 130 с.

2.  Технология конструкционных материалов и материаловедение. Ч.2. Материаловедение: учебное пособие к самостоятельной работе (для студентов механических специальностей) / А.Н. Минков, А.И. Ткачев, - Краматорск: ДГМА, 2009, - 124с.

2.  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «ТКМиМ» для студентов мех.специальности. Ч.2 «Материаловедение». Минков А.Н. – Краматорск, ДГМА, 2008.- 38 с.

Решение

Проведем на диаграмме вертикальную линию, соответствующую концентрации заданного сплава 5,5 % С. Точки пересечения вертикали с линиями диаграммы являются критическими для данного сплава. Температуры критических точек равны 1220 °С; 1147 °С; 727 °С.

При  температуре выше 1220 °С сплав находится в однофазном жидком состоянии и охлаждается с определенной скоростью.

При температуре ниже 1220 °С из жидкого раствора кристаллизуется цементит первичный. При этом содержание углерода в жидкости при охлаждении в температурном диапазоне 2-3 будет изменяться по линии СD и при достижении 1147 °С составит 4,3 %.

При температуре 1147 °С сплав претерпевает эвтектическое превращение. Жидкость с 4,3 % С превращается в эвтектическую механическую смесь цементита и аустенита  ледебурит.

При температуре 727 °С в сплаве происходит эвтектоидное превращение, аустенит с содержанием 0,8 % С превращается в эвтектоидную механическую смесь феррита и цементита – перлит.

При охлаждении сплава от 727 °С до комнатной температуры из феррита, входящего в состав перлита, будет выделяться цементит третичный.

Рисунок  – Диаграмма Fe – Fe3C

Для определения химического состава фаз и их массы (в процентах по отношению к массе сплава) необходимо провести коноду при заданной температуре 950 °С. Тогда точки пересечения коноды с линиями диаграммы при проектировании их на ось концентрации покажут химический состав соответствующих фаз. Количество углерода в аустените 1,4 %, количество углерода в цементите – 6,67 %. Массу сплава q принимаем 100 %.

Масса аустенита       qA=qабас=1006,67−5,506,67−1,4=23%.

Масса цементита     qЦ=qбсас=1005,50−1,46,67−1,4=77%.

Сплав, содержащий 5,5 % С, называется заэвтектическим белым чугуном. При комнатной температуре структура рассматриваемого сплава будет состоять из ледебурита и цементита первичного. Схематическое изображение структуры представлено на рис. 2.

Рисунок  – Структура  заданного сплава  при комнатной температуре

ЗАДАЧА 2 (50 баллов)

Опишите превращения, происходящие при охлаждении  аустенита стали 55Х  со скоростью 35 оС/с, приведите схему конечной структуры. Укажите химический состав стали 55Х и её назначение. Определите числовые значения критической скорости закалки.

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться теоретическим материалом, который представлен в следующих работах:

1.  Минков А. Н.  Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 130 с.

2.  Технология конструкционных материалов и материаловедение. Ч.2. Материаловедение: учебное пособие к самостоятельной работе (для студентов механических специальностей) / А.Н. Минков, А.И. Ткачев, - Краматорск: ДГМА, 2009, - 124с.

2.  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «ТКМиМ» для студентов мех.специальности. Ч.2 «Материаловедение». Минков А.Н. – Краматорск, ДГМА, 2008.- 38 с.

Решение

Сталь 55Х относится к конструкционным сталям, содержит 0,55 % углерода, до 1% хрома, до 0,04 % серы, до 0,035 % фосфора.

Для нанесения на диаграмму изотермического распада аустенита стали 55Х кривой, характеризующой скорость охлаждения 35 оС/с, необходимо определить температуру нагрева и текущие температуры через определенные промежутки времени.

Температура нагрева определяется в соответствии с формулой

tн = АС3 + 30 °С = 780 + 30 = 810 °С.

Рисунок  – Диаграмма изотермического распада   аустенита стали 55Х

Текущая температура определяется следующей формулой:

tі = tн  – V∙τі.

Значения времени в секундах от начала охлаждения (τі) выбираем произвольно.

Для скорости V2 =35 оС/с:

τ1 = 2 с,		t1 = 810 – 35·2 = 740 оС

τ2 = 5 с,		t2 = 810 – 35·5 = 635 оС

τ3 = 10 с,		 t3 = 810 – 35·10 = 460 оС

τ4 = 20 с,		 t4 = 810 – 35·20 = 110 оС

По построенным кривым проанализируем превращения, происходящие при охлаждении стали 55Х из аустенитного состояния до комнатной температуры. Точки пересечения линий скорости охлаждения с линиями диаграммы характеризуют температуры распада аустенита.

При охлаждении cо скоростью  V1 = 35 °С/с аустенит стали 55Х начинает распадаться при температуре 680°С с образованием феррита. Процесс продолжается до температуры 590°С и прекращается при дальнейшем охлаждении. Дальнейший распад аустенита начинается при температуре ниже 180°С и характеризуется бездиффузионным образование  мартенсита закалки и некоторого количества остаточного аустенита. Схематическое изображение микроструктуры стали представлено на рис. 5.

Рисунок  –  Структура стали 55Х после охлаждения со скоростью V2 = 350С/с

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Раздел 2.  Железоуглеродистые сплавы

1. Что такое феррит, аустенит, цементит, ледебурит?

2. Какие превращения происходят в сплавах при температурах Ас2, Ас3, Ас4, Аст и Ar1, Ar2, Ar3, Ar4 ?

3. Постройте с помощью правила фаз кривую охлаждения для стали, содержащей 0,4% С и 0,8% С, и чугуна, содержащего 3,8% С. При температуре 750 0С определите фазы, существующие в этих сплавах, и определите содержание углерода в этих фазах и их массовое количество, приняв массу всего сплава за 100%.

4. Каковы структура и свойства при комнатной температуре железа, доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной стали и белого чугуна?

5. В каких условиях выделяется первичный, вторичный и третичный цементит?

6. Каково строение ледебурита выше и ниже температуры А1?

7. В чем отличие по структуре и свойствам серого чугуна от белого?

8. Классификация и маркировка серых чугунов.

9. Какова структура серых чугунов?

10. Как получают высокопрочный чугун?

11. В чем различие ковкого и модифицированного чугунов?

12. Сравните механические свойства серого, ковкого и высокопрочного чугунов.

Литература [1, с. 118-131;  2, с.159-179], [1, с. 252-256;  2, с.180-202], [1, с. 262-267;  2, с.180-202] , [1, с. 144-150;  2, с.203-212] , [1, с. 150-156;  2, с.216-222], [1, с. 259-275], [1, с. 134-143;  2, с.341-410].

Раздел 3.  ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

1. Что такое термообработка?

2. Какова роль термообработки в современной технике?

3. Каковы процессы, совершающиеся в стали при нагреве?

4. Каков механизм образования аустенита при нагреве стали?

5. Диаграмма изотермического образования аустенита.

6. Образование аустенита при непрерывном нагреве стали.

7. Величина зерна в стали

8. Каково влияние величины зерна аустенита на механические и технологические свойства стали?

9. Способы определения величины зерна в стали.

10. Основные факторы, определяющие распад аустенита, и их зависимость от температур.

11. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита.

12 Каковы превращения переохлажденного аустенита при непрерывном охлаждении?

13 Каков механизм и кинетика перлитного превращения?

- Каков механизм и кинетика промежуточного превращения?

- Каков механизм и кинетика мартенситного превращения?

- Каковы структура и свойства мартенсита?

- Первое превращение при нагреве закаленной стали.

- Второе превращение при нагреве закаленной стали.

- Третье превращение при нагреве закаленной стали.

- Четвертое превращение при нагреве закаленной стали.

- Что такое критическая скорость закалки?

22 Чем отличается структура сорбита и троостита отпуска от структур аналогичного названия,  образующихся при непосредственном распаде аустенита?

25. В чем сущность явления отпускной хрупкости?

26. Как можно устранить отпускную хрупкость второго рода?

Литература [1, с. 156-159;  2, с.223-236], [1, с. 159-165;  2, с.237-243], [1, с. 165-167; 2, с.243-258], [1, с. 170-176;  2, с.258-270], [1, с. 180-191;  2, с.290-311].

Раздел 5. Легированные стали

1. Как влияют легирующие элементы на температуры полиморфных превращений железа?

2. В чем сущность закона карбидообразования? Перечислите карбидообразующие и некарбидообразующие  элементы в сталях.

3. Какие элементы являются графитизирующими?

4. Каково влияние легирующих элементов на свойства феррита и аустенита?

5. Как классифицируют легированные стали по структуре в равновесном состоянии?

6. Как влияют легирующие элементы на перлитное превращение?

7. Как влияют легирующие элементы на мартенситное превращение ?

8. Конструкционные стали.

9. Состав цементуемых сталей и термически улучшаемых сталей.

10. Инструментальные стали. Требования к ним.

11. Углеродистые, легированные и быстрорежущие инструментальные стали.

12 Достоинства и недостатки углеродистых инструментальных сталей.

13. Достоинства и недостатки легированных инструментальных сталей.

14. Достоинства и недостатки быстрорежущих сталей.

15. Стали для пресс-форм.

16. Нержавеющие стали.

17. Теплоустойчивые и жаропрочные стали.

Литература [1, с. 192-200;  2, с.307-311], [1, с. 194-200;  2, с.307-311], [1, с. 200-215;  2, с.285-306], [1, с. 215-217;  2, с.271-281], [1, с. 220-227;  2, с.312-317], [1, с. 228-238;  2, с.318-331], [1, с. 238-249;  2, с.331-340], [1, с. 252-312;  2, с.364-410].

ЛИТЕРАТУРА

1 Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 527 с.

2 Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1978. – 646 с.

3 Попов А.А., Попова Л.Е. Изотермические и термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита.: Справочник термиста. - М.: Металлургия, 1965. – 605 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п./п | Структура билета | Количествобаллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для сплава с содержанием 5,5 % С опишите превращения, происходящие при охлаждении, определите химический состав фаз и их массу в процентах ко всему сплаву при температуре 950 оС. Какова микроструктура этого сплава при комнатной температуре и как этот сплав называется? Зарисуйте схематически микроструктуру. | 50 |
| 2 | Опишите превращения, происходящие при охлаждении аустенита стали 55Х со скоростью 35 оС/с, приведите схему конечной структуры. Определите числовые значения критической скорости закалки. | 50 |
| Оценка билета |  | 100 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие расчетной схемы | до 5 |
| 2 | Ошибки при выполнении схем и чертежей | до 2 |
| 3 | Непоследовательное и нелогичное обоснованное решение задач | до 5 |
| 4 | Отсутствуют пояснения к написанной формуле | до 6 |
| 5 | Арифметические ошибки | до 5 |
| 6 | Формула написана и приведен результат расчета без подстановки цифровых значений | до 7 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 7 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал решение всех задач, сопровождая их необходимыми пояснениями, расчетами  и  схемами микроструктур, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять полученные в курсе «Материаловедение» знания;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми пояснениями исхемами, продемонстрировал, при этом умение и навыки применять полученные в курсе «Материаловедение» знания;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал решение задач, допустив при этом, незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения пояснениями и схемами, демонстрируя при этом, умения и навыки применять полученные в курсе «Материаловедение» знания;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и чертежей, а применение полученных в курсе «Материаловедение» знаний вызвало некоторые трудности;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач, допустил ошибки при выполнении схем и расчетов, а применение полученных в курсе «Материаловедение» знаний вызвало значительные трудности;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали значительной доработки и обоснования большинства решений, решение задач не сопровождалось пояснениями, расчетами и схемами, применение полученных в курсе «Материаловедение» знаний вызвало значительные трудности;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Выполнил решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом, как правило, у него отсутствуют попытки анализировать конкретные решения на основе полученных в курсе «Материаловедение» знаний.

СТРУКТУРА БИЛЕТАЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура экзаменационного билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача по темам разделов «Термическая обработка» и «Легированные стали» | 30 |
| 2 | Задача по темам разделов «Поверхностное упрочнение» и «Легированные стали» | 30 |
| 3 | 4теста – по 10 баллов за каждый правильный ответ. Тесты по темам курса «Металловедение». | 40 |

ПРИМЕР БИЛЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Задача № 1 (30 баллов)

| наименование детали | марка стали | критические точки | необходимая твердость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на поверхности | в середине |
| Шабер | У12А | АC1=730 | 61-63 HRC | 61-63 HRC |

Задача № 2 (30 баллов)

| наименование детали | марка стали | критические точки | необходимая твердость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на поверхности | в середине |
| Вал | 20Х2Н4А | АC3=800 оС, АС1 = 740 оС | 56-63HRC | HB>360 |

ТЕСТЫ  –  10 баллов за каждый правильный тест

1. Какова структура при комнатной тем-ре в равновесном состоянии доэвтектоидной стали?

- Перлит и цементит

- Перлит и феррит

- Перлит и ледебурит

2. Что такое «действительное зерно»?

- Склонность зерна аустенита к росту

- Зерно, полученное в результате нагрева до заданной температуры и выдержки

- Зерно, полученное при заданных условиях охлаждения

3. Как изменяется пластичность закаленной стали с увеличением температуры отпуска?

- Снижается

- Не изменяется

- Увеличивается

4. Определите режим охлаждения при нормализации

- Сначала с печью, затем в масле

- В воде

- На воздухе

- ПРИМЕР ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

Задача № 1 (30 баллов)

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться теоретическим материалом, который представлен в следующих работах:

1.  Минков А. Н.  Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 130 с.

2.  Технология конструкционных материалов и материаловедение. Ч.2. Материаловедение: учебное пособие к самостоятельной работе (для студентов механических специальностей) / А.Н. Минков, А.И. Ткачев, - Краматорск: ДГМА, 2009, - 124с.

2.  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «ТКМиМ» для студентов мех.специальности. Ч.2 «Материаловедение». Минков А.Н. – Краматорск, ДГМА, 2008.- 38 с.

Сталь У12 содержит 1,2% углерода, качественная (до 0,04% серы, до 0,035% фосфора), инструментальная.

Для получения заданной твердости по сечению шабера необходимо произвести объемную закалку с последующим низкотемпературным отпуском.

Сталь У12 – заэвтектоидная, поэтому температура нагрева под закалку определяется по формуле АС1 + 15…20оС и для этой стали равна 745-750  оС.

Учитывая высокую критическую скорость закалки стали У12, охлаждение необходимо проводить в воде. Температура отпуска 160 …180  оС.

Задача № 2 (30 баллов)

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться теоретическим материалом, который представлен в следующих работах:

1.  Минков А. Н.  Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 130 с.

2.  Технология конструкционных материалов и материаловедение. Ч.2. Материаловедение: учебное пособие к самостоятельной работе (для студентов механических специальностей) / А.Н. Минков, А.И. Ткачев, - Краматорск: ДГМА, 2009, - 124с.

2.  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «ТКМиМ» для студентов мех.специальности. Ч.2 «Материаловедение». Минков А.Н. – Краматорск, ДГМА, 2008.- 38 с.

Сталь 20Х2Н4А – цементуемая сталь, применяемая для изготовления тяжелонагруженных деталей, содержит до 0,2% углерода, до 2% хрома, до 4% никеля, высококачественная (серы и фосфора до 0,025%).

Для получения заданного распределения твердости необходимо провести  газовую цементацию с последующей термической обработкой.

Газовая цементация осуществляется в шахтных электрических печах, при температуре 910…930 оС. Скорость образования слоя составляет 0,15…0,18мм/час.

После цементации необходимо провести термическую обработку. Поскольку твердость центральных зон вала более 360НВ, то вал после цементации подвергают первой закалке  с температурой нагрева АС3  + 20…40оС. Эта закалка обеспечивает перекристаллизацию и измельчение крупного зерна, образующегося при длительных выдержках в процессе цементации, а ткаже получение необходимых прочностных и пластических свойств по всему сечению вала.

Для получения высокой твердости поверхностного слоя необходимо провести вторую закалку с температурой нагрева АС1 +15..20  оС, т.е. 760 оС.

Температура отпуска составляет  180…200 оС.

ТЕСТЫ.

1. Какова структура при комнатной температуре в равновесном состоянии доэвтектоидной стали?

- Перлит и цементит

- Перлит и феррит

- Перлит и ледебурит

Ответ 2, перлит и феррит

2. Что такое «действительное зерно»?

- Склонность зерна аустенита к росту

- Зерно, полученное в результате нагрева до заданной температуры и выдержки.

- Зерно, полученное при заданных условиях охлаждения

Ответ 2, зерно, полученное в результате нагрева до заданной температуры и выдержки

3. Как изменяется пластичность закаленной стали с увеличением температуры отпуска?

- Снижается

- Не изменяется

- Увеличивается

Ответ 3, увеличивается

4. Определите режим охлаждения при нормализации

- Сначала с печью, затем в масле

- В воде

- На воздухе

Ответ 3, на воздухе

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «Материаловедение»

Раздел 1.  Конструкционная прочность

- Критерии конструкционной прочности

- Упругая и пластическая деформация, испытания на растяжение.

- Виды разрушения и  хладноломкость металлов, испытания на ударную вязкость

- Механические свойства, определяющие прочность металлов

- Механические свойства, определяющие надежность металлов

- Механические свойства, определяющие долговечность металлов

- Пути повышения конструкционной прочности

Литература [4, с. 8-18];

Раздел 2.  Железоуглеродистые сплавы

1. Что такое феррит, аустенит, цементит, ледебурит?

2.Какие превращения происходят в сплавах при температурах Ас1, Ас3, Ас4, Аст и Ar1,, Ar3,?

3. Постройте с помощью правила фаз кривую охлаждения для стали, содержащей 0,4% С и 0,8% С, и чугуна, содержащего 3,8% С. При температуре 750 0С определите фазы, существующие в этих сплавах, и определите содержание углерода в этих фазах и их массовое количество, приняв массу всего сплава за 100%.

4. Каковы структура и свойства при комнатной температуре железа, доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной стали и белого чугуна?

5. В каких условиях выделяется первичный, вторичный и третичный цементит?

6. Каково строение ледебурита выше и ниже температуры А1?

7. В чем отличие по структуре и свойствам серого чугуна от белого?

8 . Классификация и маркировка серых чугунов.

9. Какова структура серых чугунов?

10. Как получают высокопрочный чугун?

11. В чем различие ковкого и модифицированного чугунов?

Литература [1, с. 118-131;  2, с.159-179], [1, с. 252-256;  2, с.180-202], [1, с. 262-267;  2, с.180-202] , [1, с. 144-150;  2, с.203-212] , [1, с. 150-156;  2, с.216-222], [1, с. 259-275], [1, с. 134-143;  2, с.341-410].

Раздел 3.  ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

1. Что такое термообработка?

2. Какова роль термообработки в современной технике?

3. Каковы процессы, совершающиеся в стали при нагреве?

4. Каков механизм образования аустенита при нагреве стали?

5. Диаграмма изотермического образования аустенита.

6. Образование аустенита при непрерывном нагреве стали.

7. Величина зерна в стали

8. Каково влияние величины зерна аустенита на механические и технологические свойства стали?

9. Способы определения величины зерна в стали.

10. Основные факторы, определяющие распад аустенита, и их зависимость от температур.

11. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита.

12. Каковы превращения переохлажденного аустенита при непрерывном охлаждении?

13. Каков механизм и кинетика перлитного превращения?

- Каков механизм и кинетика промежуточного превращения?

- Каков механизм и кинетика мартенситного превращения?

- Каковы структура и свойства мартенсита?

- Первое превращение при нагреве закаленной стали.

- Второе превращение при нагреве закаленной стали.

- Третье превращение при нагреве закаленной стали.

- Четвертое превращение при нагреве закаленной стали.

- Что такое критическая скорость закалки?

22. Чем отличается структура сорбита и троостита отпуска от структур аналогичного названия, образующихся при непосредственном распаде аустенита?

25. В чем сущность явления отпускной хрупкости?

26. Как можно устранить отпускную хрупкость второго рода?

Литература [1, с. 156-159;  2, с.223-236], [1, с. 159-165;  2, с.237-243], [1, с. 165-167; 2, с.243-258], [1, с. 170-176;  2, с.258-270], [1, с. 180-191;  2, с.290-311].

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

1 Способы предварительной термообработки.

2 Технология отжига.

3 Выбор основных параметров технологии отжига.

4 Отжиг стального литья.

5 Отжиг поковок.

6 Нормализация.

7 Экономическая целесообразность нормализации.

8 Виды брака при отжиге и нормализации и методы борьбы с ним.

9 Закалка стали, основные параметры технологии.

10 Способы нагрева стали для закалки.

11 Скорость охлаждения при закалке.

12 Прокаливаемость и закаливаемость стали.

13 Методы определения прокаливаемости стали.

14 Влияние прокаливаемости на конструкционную прочность деталей машин.

15 Технология закалки в одном охладителе.

16 Технология закалки в двух средах.

17 Ступенчатая закалка, технология и область применения.

18 Изотермическая закалка, технология и область применения.

19 Закалка с самоотпуском, технология и область применения.

закалки ТВЧ.

20. Обработка закаленной стали холодом.

21. Превращения, совершающиеся в закаленной стали при нагревании.

22. Отпуск стали, его виды и назначение.

23. Отпускная хрупкость стали.

Раздел 4. ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ

1. Цели и назначение поверхностной закалки.

2. Технология и область применения закалки с газокислородным пламенем.

3. Индукционная закалка с нагрева ТВЧ.

4. Химико-термическая обработка и  основные стадии процесса.

5. Назначение цементации и применяемые стали.

6. Технология цементации в твердом карбюризаторе

7. Технология газовой цементации.

8. Преимущества и недостатки газовой и твердой цементации.

9. Послецементационная термическая обработка.

10. Назначение азотирования. Стали для азотирования.

11. Газовое и ионное  азотирование.

12. Сравнение свойств азотированных и цементованных деталей.

13. Совместное насыщение поверхностного слоя углеродом и азотом.

14. Диффузионная металлизация.

Раздел 5. ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

1. Классификация легированных сталей.

2. Карбидообразующие и некарбидообразующие  элементы в сталях.

4. Влияние легирующих элементов на механические свойства феррита?

5. Влияние легирующих элементов на перлитное превращение?

6. Влияние легирующих элементов на мартенситное превращение?

7. Конструкционные стали.

8. Состав цементуемых сталей и термически улучшаемых сталей.

9. Инструментальные стали. Требования к ним.

10. Углеродистые, легированные и быстрорежущие инструментальные стали.

11. Достоинства и недостатки углеродистых инструментальных сталей.

12. Достоинства и недостатки легированных инструментальных сталей.

13. Достоинства и недостатки быстрорежущих сталей.

14. Штамповые стали.

15 Нержавеющие стали.

16. Теплоустойчивые и жаропрочные стали.

Литература [1, с. 192-200;  2, с.307-311], [1, с. 194-200;  2, с.307-311], [1, с. 200-215;  2, с.285-306], [1, с. 215-217;  2, с.271-281], [1, с. 220-227;  2, с.312-317], [1, с. 228-238;  2, с.318-331], [1, с. 238-249;  2, с.331-340], [1, с. 252-312;  2, с.364-410].

Раздел 6. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

1. Медь, ее свойства, маркировка.

2. Сплавы меди с цинком.

3. Антифрикционные сплавы, требования, предъявляемые к структуре.

4. Бронзы, их состав, структура, свойства.

5. Сплавы на основе олова и свинца.

6. Алюминий, его свойства, классификация сплавов на основе алюминия.

7. Литейные алюминиевые сплавы.

8. Деформируемые алюминиевые сплавы.

9. Сплавы на основе титана. Свойства титана.

Литература [1, с. 406-417;  2, с.602-618], [1, с. 384-406;  2, с.564-602], [1, с. 418-422;  2, с.618-628] , [1, с. 434-520;  2, с.632-642]

ЛИТЕРАТУРА

1 Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 527 с.

2 Гуляев А.П. Металловедение.–М.: Металлургия, 1978. – 646 с.

3 Попов А.А., Попова Л.Е. Изотермические и термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита.: Справочник термиста. - М.: Металлургия, 1965. – 605 с.

4.Минков А. Н.  Курс лекций по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедение Ч.2 Материаловедение» для студентов механических специальностей. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 130 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие технологии термической обработки | до 30 |
| 2 | Ошибка при выборе технологии | до 20 |
| 3 | Отсутствие пояснения к выбранной технологии | до 15 |
| 4 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 10 |
| 5 | Ошибки при определении химического состава стали | До 7 |
| 6 | Ошибки при определении применения стали | До 5 |

• оценки «A» (90-100 баллов, «отлично») за билет заслуживает студент, который в полном объеме ответил на все вопросы билета, логично и последовательно обосновал решение всех задач, сопровождая их необходимыми пояснениями, продемонстрировал, при этом, умение и навыки применять полученные в курсе «Материаловедение» знания;

• оценки «В» (81-89 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме с минимальными ошибками ответил на все вопросы билета. Логично и последовательно обосновал решение задач с некоторыми незначительными неточностями, сопровождая их необходимыми пояснениями, продемонстрировал, при этом способность применять полученные в курсе «Материаловедение» знания и навыки;

• оценки «С» (75-80 баллов, «хорошо») за билет заслуживает студент, который правильно и в полном объеме ответил на все вопросы билета, аргументировал решение задач, допустив при этом  незначительные ошибки. Одновременно сопровождал свои решения пояснениями, демонстрируя  полученные в курсе «Материаловедение»  знания;

• оценки «Д» (65-74 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в основном правильно и в достаточном объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач и допустил ошибки при выполнении;

• оценки «Е» (55-64 балла, «удовлетворительно») за билет заслуживает студент, который в минимально допустимом объеме ответил на вопросы билета. При этом не в полной мере и не всегда последовательно и логично аргументировал решение задач, допустил ошибки при выборе технологии термической обработки;

• оценки «FX» (30-54 балла, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил ошибки, решенные задачи требовали незначительной доработки и обоснования;

• оценки «F» (1-29 баллов, «неудовлетворительно») за билет заслуживает студент, который при ответе на вопросы билета допустил принципиальные ошибки.  Выполнил решение задач без достаточного обоснования большинства решений, без соблюдения логической последовательности, при этом продемонстрировал существенные отсутствия знаний по отдельным разделам курса «Материаловедение».

Оценка по экзамену для студентов заочного отделения состоит из двух частей:

1.Оценка контрольной работы (КР) (коэффициент весомости – 0,50) – 0 ... 100 баллов.

2.Оценка экзамена (ПЧЭ) (коэффициент весомости – 0,50) – 0 ... 100 баллов.

Общая оценка рассчитывается по формуле:

ОЦЕНКА0...100=0,5×КР0...100+0,5×ПЧЭ0...100