Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Рабочие процессы высоких технологий»

для студентов дневного и заочного отделений

специальности 7.090202

Краматорск 2012

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Рабочие процессы высоких технологий»

для студентов дневного и заочного отделений

специальности 7.090202

Утверждено

на заседании методического

совета ФТМ

Протокол № 6-02/12 от 27.02.12 г.

Краматорск 2012

УДК 621.91.002

Конспект лекций по дисциплине «Рабочие процессы высоких технологий» для студентов дневного и заочного отделений специальности 7.090202 / Сост.: Е.В.Мишура, В.И.Тулупов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 204 с.

Излагаются основные принципы построения технологических процессов на основе воздействия на заготовку концентрированных потоков энергии различного вида – электронных и ионных пучков, лазерного излучения, потоков плазмы, а также электрических разрядов. Показываются области применения новых методов обработки материалов, описываются режимы и оборудование, необходимое для их реализации.

Составители:	                  Мишура Е.В., к.т.н., доц.

Тулупов В.И., асс.

### Отв. за выпуск	                  Ковалевский С.В., проф, д.т.н.

ВВЕДЕНИЕ

Завершающие десятилетия прошедшего столетия явили целый ряд серьезных доказательств тому, что мы вступили в новый век, который, исходя из многих предпосылок, будет по праву называться веком технологий.

Технологии являются, возможно, главными предпосылками экономического развития.

Возникновение и развитие новых методов обработки материалов, использующих особые возможности электрической энергии – ее универсальность, простоту получения и передачи, пригодность для концентрации больших мощностей и легкая делимость на небольшие количества, способность превращаться в любой другой вид энергии – стало возможным только в современных условиях. Необходимая для этого теоретическая база и технические предпосылки создавались в течение двух веков работами многих ученых, инженеров, изобретателей и рабочих.

Концентрированные потоки энергии различной физической природы – электронные и ионные пучки, световое (лазерное) излучение, плазменные струи и дуги, электродуговые и микродуговые, магнитоимпульсные и электроимпульсные воздействия – являются универсальным технологическим инструментом.

Новые методы обработки основаны на различных физико-химических процессах энергетического воздействия на твердое тело. Они позволяют производить обработку и формообразование материалов и получать изделие с заданными формой и размерами, но на другой технической основе и, соответственно, с другими, в ряде случаев более широкими технологическими возможностями.

Применение в машиностроении новых методов обработки материалов повышает производительность труда, позволяет рационально использовать дефицитные материалы и сплавы, улучшает качество выпускаемой продукции, способствует совершенствованию конструкций, сокращению продолжительности технологического цикла изготовления деталей и приборов, снижению себестоимости выпускаемой продукции. Для реализации новых методов разрабатывается технология обработки, создается оборудование. Особую актуальность приобретает задача подготовки квалифицированных специалистов, знакомых с применением новых методов обработки, с выпускаемым прогрессивным оборудованием.

Новые методы начали интенсивно развиваться в связи с созданием современных отраслей промышленности (космической, атомной, электронной), стремительным ростом приборостроения, энергетического и химического машиностроения, инструментальной промышленности и др. С развитием этих отраслей создавались новые высокопрочные материалы, которые трудно поддаются классическим методам обработки резанием. Интенсивное внедрение в промышленность обработки давлением, точного литья, пластмасс увеличило потребность в штампах, литейных формах, пресс-формах и других изделиях сложной конфигурации. В связи с созданием новых конструкций машин и приборов, тенденцией к миниатюризации в электронике и приборостроении требуется осуществлять уникальные технологические операции, невыполнимые или трудновыполнимые обычными методами обработки резанием. Для многих из этих отраслей серьезной проблемой стало создание высокопроизводительных методов резки и раскроя листового материала при минимальном количестве отходов. А в связи с постоянно возрастающими требованиями к повышению качества, надежности, долговечности выпускаемых изделий все большую актуальность приобретает создание новых методов упрочняющей технологии для повышения износостойкости, коррозионной стойкости, жаропрочности и других эксплуатационных характеристик деталей и инструментов.

Решение многих проблем развития современного производства было найдено в создании, разработке и совершенствовании электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. В основе этих методов лежит использование различных физико-химических процессов энергетического воздействия на заготовку для формообразования детали. Наиболее широко применяются те новые методы, которые для изготовления деталей используют удаление ненужного материала. Их можно разделить на 5 основных групп, каждая из которых состоит из нескольких самостоятельных методов (рис. 1).

Электроэрозионный

Электроконтактный

Абразивно-эрозионный

Электрохимическая

Электрохимико-гидравлический

Наложение ультразвуковых колебаний на режущий инструмент

Размерная ультразвуковая обработка

Лазерный

Электронно-лучевой

Плазменный

Анодно-механический

Электроэрозионно-химический

Ультразвуковой электрохимический

Электролазерный

Электроразрядные

Электрохимические

Ультразвуковые

Лучевые

Комбинированные

Электрофизические и электрохимические методы обработки

Рисунок 1 –  Классификация электрофизических и электрохимических методов обработки материалов

При электроразрядной обработке (международный термин EDM – Electro Discharge Machining) – используется энергия электрических разрядов, возбуждаемых между электродом-инструментом и электродом-заготовкой. В зависимости от способа генерирования разрядов различают электроэрозионную, электроконтактную и абразивно-эрозионную обработку.

Электрохимическая обработка (международный термин ЕСМ – Electro Chemical Machining) – основана на анодном растворении материалов при пропускании постоянного электрического тока через электрод-инструмент и электрод-заготовку в среде электролита. В зависимости от способа удаления продуктов растворения обработку разделяют на электрохимико-гидравлическую и электрохимико-механическую.

При ультразвуковой обработке материал снимается вследствие воздействия на заготовку инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой. Размерная ультразвуковая обработка выполняется специальным инструментом в среде абразивной суспензии.

В лучевых методах для обработки используют энергию пучков частиц или высокоэнергетические струи. В группу лучевых методов входят обработки лазерная, электронно-лучевая и плазменной струей.

Комбинированная обработка использует различные сочетания процессов первых четырех групп в одном процессе. Различают обработку анодно-механическую, электроэрозионно-химическую, ультразвуковую, электрохимическую и электролазерную.

Все перечисленные методы имеют следующие общие достоинства:

- можно обрабатывать материалы с любыми физико-химическими свойствами при практической независимости режимов обработки от свойств материала;

- осуществима обработка, невыполнимая или трудновыполнимая обычными механическими методами;

- нет силового воздействия на заготовку при обработке, а при некоторых методах нет механического контакта между инструментом и заготовкой;

- можно использовать инструмент менее твердый и прочный, чем обрабатываемый материал;

- велика производительность обработки при сравнительно высокой точности получения размеров;

- можно легко автоматизировать и механизировать процессы обработки.

К методам электрофизической и электрохимической обработки материалов относят и те, которые изменяют форму и размеры заготовки без удаления лишнего материала (взрывная обработка, использование электро- и светогидравлического эффектов для обработки, магнитно-импульсное формирование заготовки, изготовление деталей методом экструзии, различные новые виды сварки и т. д.).

Новые методы обработки коренным образом изменяют технологию изготовления деталей (рис.2). Так, при лучевых методах технологический процесс обработки алмазных волок, рубиновых подшипников и других подобных деталей сокращается на 2-3 операции. Использование одного электроэрозионного станка при обработке ковочных штампов высвобождает до трех-четырех фрезерных станков.

Новые методы изменяют и конструкцию деталей, способствуя созданию новых машин и приборов. Например, изогнутое отверстие можно получить или сверлением детали, состоящей из одной части, с двух сторон или фрезерованием криволинейного паза в детали, состоящей из двух частей. Части потом необходимо скреплять. Электроэрозионным или электрохимическим методом криволинейное отверстие можно изготовить за одну операцию. Электронно-лучевая и лазерная обработки дают возможность создавать в электронной промышленности совершенно новые конструкции – интегральные схемы.

Комбинированные

Рабочие процессы высоких технологий машиностроения

Рабочие процессы с интенсивными режимами и перспективными элементами технологических систем

Процессы с применением концентрированных потоков энергии

Генеративные процессы ускоренного формообразования изделий

Скоростное и сверхскоростное резание

Оптимизация технологических систем

Лазерные

Плазменные

Ультразвуковые

Электроннолучевые

Электроэрозионные

Электрохимические

Электровзрывные

Магнитоимпульсные

Рисунок 2 – Классификация рабочих процессов высоких технологий машиностроения

В последние десятилетия получили мощное развитие генеративные технологии – технологии наращивания.

Настоящим прорывом в области интегрированных технологий явилась разработка технологии Rapid Prototyping (RP), позволяющей во времени и в пространстве совместить или чрезвычайно сблизить разработку, конструирование и изготовление типовой единичной модели, детали или изделий в сборе, сократить время в зависимости от сложности на 30…70 %.

Развитие мощной вычислительной техники, способной оперировать трехмерными образами, успехи в разработке лазерных технологий обработки материалов явились основой развития технологий послойного создания реальных трехмерных объектов любой степени сложности.

1 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Высокие технологии в машиностроении и их рабочие процессы следует рассматривать на общем фоне развития машиностроения и тех тенденций, которые, возможно, окажутся решающими для достижений XXI века.

Современное передовое производство характеризуется как гибкое, рыночно ориентированное. Это означает, что рынок определяет требования не только к конечному продукту, но и к его производству практически на всех этапах разработки и освоения.

При этом необходимо учитывать малую партионность, большое разнообразие типов и вариантов, а также специфичные для каждого потребителя исходные данные, повышающие требования к продукции, управлению производством, широте и глубине проектирования. В связи с этим все большее внимание специалистов привлекают нетрадиционные технологии, которые, в отличие от традиционных, называют "наукоемкими" (прецизионные, нанотехнологии и др.).

Среди вопросов, требующих исследования, разработки и интенсивного решения опережающими темпами, первоочередными являются следующие:

- создание быстро перестраиваемых комплексов различного технологического назначения, оснащенных автоматизированной и механизированной технологической оснасткой второго поколения;

- широкое применение систем автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и интегральных систем управления производством;

- применение принципиально новых видов материалов, обладающих, по сравнению с традиционными материалами, высокими физико-механическими свойствами, устойчивостью к износу и изменению геометрической формы;

- создание и совершенствование промышленной технологии и оборудования для получения широкой номенклатуры высокопрочных, коррозионно-стойких, жаростойких композиционных покрытий на основе вакуумно-плазменного и детонационно-газового  методов;

- широкое применение при конструировании и применении технологической оснастки композиционных материалов и пластических масс, способных заменить черные и цветные металлы и сплавы и существенно улучшить эксплуатационные свойства, качество и долговечность оснастки;

- разработка технологии и оборудования с применением высоких давлений и вакуума для формирования и калибровки изделий сложной формы, синтеза инструмента.

Результирующая задача – совершенствование и дальнейшее развитие автоматизированной системы технологической подготовки и контроля производства в области управления предприятием, экономного использования материалов и решения производственных заданий. Основными компонентами данной системы являются:

- гибкие системы проектирования, изготовления и сборки, управляемые ПК;

- высокоэффективные рабочие процессы;

- широкая кооперация и поставка деталей строго по графику;

- системы снабжения и обеспечения производственных процессов;

- компьютерные автоматизированные системы (CAD-проектирование; CAP-планирование; САМ-производство; CAO-обеспечение качества; CAA-сборки).

Наиболее перспективным путем повышения производительности труда на стадии технологической подготовки производства является автоматизация на базе широкого использования средств вычислительной техники. При этом необходимо работать над разработкой единого математического и программного обеспечения, автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки, планирования и организации производства. Говоря об экономической стороне автоматизации, необходимо подчеркнуть, что только комплексная автоматизация дает возможность создания структуры промышленного предприятия, отвечающую требованиям эффективного использования прогрессивного оборудования.

Надежность работы машин непосредственно связана с качеством поверхностного слоя деталей, которое характеризуется геометрическими и физико-механическими параметрами. В зависимости от назначения изделия, условий его работы, материала и теплостойкости должен быть решен комплекс задач по выбору состава и конструкции покрытия, оптимизации параметров его нанесения. Так, при упрочнении режущего инструмента наибольшее распространение получили покрытия на основе соединений титана – нитрид титана (NiN), карбид титана (TiC), карбонитрид-титана (TiCN). Такие покрытия, хотя и повышают стойкость режущих инструментов, однако позволяют решить задачу увеличения работоспособности частично, так как эффективны при обработке легированных конструкционных сталей. При резании высокопрочных сталей и сплавов инструментом с покрытием на основе титана существенного увеличения стойкости не наблюдается. Для эффективной обработки труднообрабатываемых материалов разработан ряд покрытий для режущих инструментов применительно к определенным группам жаропрочных и высоколегированных сталей и сплавов. Эффективные покрытия:

- для жаропрочных деформируемых сплавов и высоколегированных сталей – композиционное покрытие нитридов титан-хром (Ti/CrN), состоящее из 30% хрома и 70% титана (по массе);

- для хромистых нержавеющих и хромоникелевых сталей и сплавов – композиционное покрытие нитридов цирконий-гафний (Zr/HfЧN), состоящее из 80% циркония и 20% гафния (по массе);

- для титановых сплавов – нитрид циркония (ZrN).

Нанесение этих покрытий на режущий инструмент позволяет увеличить его стойкость в 1,6…2 раза.

Получение покрытий с различными свойствами позволяет разрабатывать улучшенные конструкции деталей машин, при этом работоспособность узлов, в которые они входят, значительно повышается. Так, предложенная технология нанесения покрытия нитрида молибдена на кулак шарнира, а на сопрягаемый упор – нитрида титана, позволила снизить трение в 3 раза, увеличить чувствительность механизма в 3…4 раза и повысить общую долговечность работы механизма парораспределения турбины с 10 месяцев до 4 лет при работе в среде с температурой 260 °C.

Вакуумная технология способна также решать задачи, которые не под силу другим процессам.

Повышение надежности и работоспособности наиболее ответственных и тяжело нагруженных деталей машин, работающих в условиях длительного трения, эрозионного воздействия, значительных механических и тепловых нагрузок, определяющих в связи с этим ресурс изделия, достигается методом детонационно-газового упрочнения путем нанесения на рабочие поверхности деталей упрочняющих и защитных покрытий импульсным высокоэнергетическим напылением порошкообразного материала с заданными технологическими характеристиками.

Эффективность применения детонационных покрытий связана, прежде всего, с повышением срока службы упрочненных деталей. Причем, увеличение затрат на их изготовление значительно ниже по сравнению с экономией от увеличения срока их службы. Кроме того, детонационное напыление в целом ряде случаев позволяет заменить дорогостоящие стали и цветные металлы на более дешевые недефицитные материалы за счет придания необходимых эксплуатационных свойств только рабочим поверхностям, непосредственно подверженным влиянию неблагоприятных факторов, вместо упрочнения детали в целом. Все вместе это обуславливает получение значительной экономии материальных и энергетических ресурсов, а также улучшение экологической ситуации. Другим перспективным направлением при изготовлении и ремонте деталей является отделочно-зачистная обработка и одна из ее разновидностей  – виброобработка. Широкие технологические возможности этого метода в сочетании с высокой производительностью на очистных, доделочных, шлифовально-полировальных и упрочняющих операциях поставили его в число наиболее приемлемых и перспективных способов обработки деталей. Особый интерес представляет дальнейшее развитие и широкое применение технологии быстрого изготовления заготовок деталей, получаемых точным литьем в оболочковые формы на базе систем быстрого прототипирования.

Система быстрого прототипирования позволяет получать физическую копию трехмерной компьютерной модели детали любой сложности, запроектированной с помощью различных систем САПР. Технологическая ниша данных технологий – изготовление опытных образцов и первых комплектов деталей, отработка конструктивных вариантов изделий сложной формы.

Размерная обработка является определяющей в цепочке технологических переделов, так как она в основном обеспечивает реализацию замысла конструктора по созданию деталей с заданными служебными свойствами. Основные направления развития технологии размерной обработки, учитывающие как организационные технические факторы, так и рабочие процессы размерной обработки:

- разработка новых принципов организации технологии, дающих возможность управлять её параметрами и структурой в цикле проектирования и изготовления;

- интенсификация и повышение качества за счет новейших и синтеза существующих рабочих процессов;

- создание новых прогрессивных средств технологического оснащения (оборудование, оснастка, инструмент), в том числе гибких модулей, РКЛ.

В области ЭХО и ЭФО и комбинированных методов обработки можно отметить следующие основные тенденции развития:

- более широкое использование комбинированных методов шлифования на основе использования традиционных методов, ЭЭ и ЭХ методов обработки, эрозионно-химической обработки, совмещение ультразвуковой и ЭЭ обработки;

- применение плазменно-механической обработки, обеспечивающей повышение производительности в 1,2…10 раз и стойкости режущего инструмента в 2…5 раз.

При обработке ювенильных (сверхгладких и сверхчистых) поверхностей деталей с субмикронной точностью применяются методы нанотехнологии, базирующейся на принципиально новых физико-химических процессах размерной обработки, обеспечивающих шероховатость в тысячных долях микрометра.

Наиболее перспективными направлениями в области технологии и оборудования для ударной импульсной штамповки являются:

- разработка гидроударного и пневмоударного оборудования с энергией импульса 75…100 кДж, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режиме (габаритные размеры штампуемых деталей 750x1000 мм);

- разработка технологии получения сложнопрофильных деталей за один переход в одной матрице с доведением толщины штампуемого металла для труднодеформируемых малопластичных материалов до 3,0 мм, а легированных – до 6,0 мм;

- интенсификация процессов ударной импульсной штамповки за счет использования пластифицирующих покрытий;

- расширение номенклатуры деталей, штампуемых полиуретаном на ударном оборудовании.

Применение метода ударной импульсной штамповки позволит сократить сроки технологической подготовки производства за счет простоты и дешевизны штамповой оснастки в 2…3 раза, уменьшить стоимость и количество необходимых штампов в 3…5 раз, снизить их металлоемкость на 50…80%.

Путем реализации предложенных решений предусматривается радикально повысить технический и технологический уровень производства, существенно повысить надежность и долговечность деталей машин и оборудования, снизить металлоемкость и трудоемкость изготовления технологической оснастки, обеспечить экономию конструкционных, быстрорежущих и инструментальных сталей, сократить сроки технологической подготовки производства, создать технологические заделы для разработки техники нового поколения.

2 РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ С ИНТЕНСИВНЫМИ РЕЖИМАМИ

И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Возрастающий выпуск продукции машиностроения приводит к увеличению объема обработки металлов резанием. Применение прогрессивной технологии производства заготовок позволяет снизить объем механической обработки, однако ее трудоемкость продолжает оставаться значительной. Кроме того, к ответственным поверхностям деталей машин предъявляются все более высокие требования по микрогеометрическим и физико-химическим параметрам, влекущие за собой повышение требований к режущему инструменту.

На современном этапе развития технологии машиностроения эти задачи решаются по следующим основным направлениям:

- совершенствование конструкций лезвийного режущего инструмента с механическим креплением пластин из твердого сплава и керамики;

- создание новых марок синтетических алмазов и сверхтвердых материалов, обеспечивающих улучшение их режущих свойств и увеличение размеров поликристаллов с одновременной стабилизацией их физико-механических параметров по всему объему;

- увеличение производительности обтачивания и растачивания за счет интенсификации процесса резания путем введения в зону обработки дополнительных видов энергии (тепловой, электрической и др.);

- повышение износостойкости режущего инструмента нанесением на его рабочие поверхности различных износостойких покрытий;

- совершенствование химического состава и технологии приготовления смазывающе-охлаждаюших жидкостей (СОЖ), обеспечивающих повышение точности обработки и качества поверхностного слоя.

Применение инструментов из синтетических сверхтвердых материалов

Тенденции развития современной техники, направленные на повышение производительности, точности, качества и надежности изделий машиностроения, требуют постоянного расширения сферы использования инструментов из поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ) и новых марок режущей керамики.

Инструменты из ПСТМ и керамики получили широкое распространение в отечественной промышленности, прежде всего в станкостроении, автомобильном и сельхозмашиностроении на операциях предварительной и окончательной обработки заготовок из чугунов, нетермообработанных сталей, твердых и труднообрабатываемых сплавов взамен традиционных твердосплавных инструментов, а также абразивной обработки.

Внедрение инструментов из ПСТМ и керамики позволяет реализовать принцип концентрации операций, усовершенствовать или полностью перестроить технологию обработки, уменьшить в 2..10 раз основное время обработки заготовки, упростить технологический цикл, исключив или сократив по времени некоторые операции, улучшить качество обработанной поверхности (отсутствие микротрещин, прижогов и т.п.), высвободить рабочих, оборудование и производственные площади.

На рисунке 3 приведена классификация ПСТМ на основе плотных модификаций нитрида бора. Рассмотрим краткую характеристику основных модификаций нитрида бора.

Эльбор-Р (композит 01) состоит из беспорядочно ориентированных кристаллов кубического нитрида бора, полученных каталитическим синтезом. В результате высокотемпературного прессования под действием высокого давления первоначальные кристаллы BNk дробятся до размеров 5...20 мкм. Физико-механические свойства композита 01 зависят от состава исходной шихты и термодинамических параметров синтеза (давления, температуры, времени). Примерное массовое содержание эльбора-Р следующее: 90...92 % BNr; 2...3 % BNk, остальное – примеси добавок-катализаторов

Белбор (композит 02) – кубический нитрид бора, используемый для спекания композита 02. Получается прямым переходом из 5 BNr в аппаратах высокого давления при статическом приложении нагрузки (давление до 9 ГПа, температура до 3200 К). Отсутствие каталитических добавок позволяет получить более высокие по сравнению с эльбором-Р физико-механические характеристики, обеспечивает стабильность свойств белбора, а значит и инструмента при его длительном хранении.

Рисунок 3 – Классификация поликристаллических сверхтвердых материалов на основе плотных модификаций нитрида бора

Исмит (композит 03) впервые синтезирован в ИСМ НАН Украины, выпускается трех марок: исмит-1, исмит-2 и исмит-3. Марки отличаются друг от друга физико-механическими и эксплуатационными свойствами, что является следствием различия исходного сырья и параметров синтеза. Исмит выпускается в виде заготовок различной формы, масса которых не превышает одного карата.

Киборит – новый поликристаллический сверхтвердый материал, впервые синтезированный также в ИСМ НАН Украины. Поликристаллы киборита получают горячим прессованием шихты (спеканием) при высоких статических давлениях. В состав шихты входят порошок кубического нитрида бора и специальные активирующие добавки. Состав и количество добавок, а также условия спекания обеспечивают получение такой структуры ПСТМ, в которой сросшиеся кристаллы BNk образуют непрерывный каркас (матрицу). В межзеренных промежутках каркаса образуется тугоплавкая твердая керамика. Киборит выпускается в виде круглых пластинок диаметром до 11 мм и толщиной 3,5...5,5 мм.

Композит 05 в своей основе содержит кристаллы кубического нитрида бора (85...95 %), спекаемые при высоких давлениях с добавками оксида алюминия, алмазов и других элементов. По своим физико-механическим свойствам композит 05 уступает многим ПСТМ.

Гексанит-Р (композит 10) – поликристаллический сверхтвердый материал, основу которого составляет вюрцитоподобная модификация нитрида бора. Технологический процесс получения гексанита-Р, как и предыдущих композитов, состоит из двух операций (двухступенчатый): синтеза BNb методом прямого перехода BNr -> BNb при ударном воздействии на исходный материал и спекания порошка BNb при высоких давлениях и температурах. Для композита 10 характерна мелкозернистая структура с размером кристаллов основной фазы BNb не более 1 мкм.

Особенности структуры определяют и особые механические свойства композита 10: он не только обладает высокими режущими свойствами, но и может успешно работать при ударных нагрузках. Это свойство делает композит 10 особенно ценным материалом для оснащения фрез.

В Институте проблем материаловедения НАН Украины получена улучшенная марка композита 10 – гексанит-РЛ, армированный нитевидными кристаллами – волокнами «сапфирных усов». Совершенствование технологии получения нового композита еще больше повышает его способность сопротивляться разрушению при ударе.

Ведущие фирмы других стран интенсивно развивают производство и внедрение инструментальных сверхтвердых материалов. Одно из главных мест среди них занимает фирма «Дженерал электрик», которая еще в начале 1960-х годов наладила промышленное производство кубического нитрида бора под торговым названием «боразон». В настоящее время номенклатура режущих пластин из поликристаллических сверхтвердых материалов, поставляемых этой фирмой на внешний рынок, весьма обширна.

Особый интерес представляет новое направление, основанное на использовании двухслойных пластин типа BNk, состоящих из слоя BNk толщиной 0,6...0,7 мм, связанного с подложкой из твердого сплава; толщина (высота) пластин равна 3, 18 и 4,76 мм. Фирма выпускает режущие пластины пяти форм: круглые (диаметр 8, 12,7 и 15,8 мм) и сегменты из них – с углом 180, 90, 60 и 45°; квадратные – с диаметром вписанной окружности 12,7 и 15,8 мм; треугольные – с диаметром вписанной окружности 12,7 мм и радиусом при вершине 1,2 и 1,6 мм.

Кубический нитрид бора и сверхтвердые материалы на его основе отличаются высокой химической стойкостью к агрессивным средам, в частности к кислотам и щелочам. ПСТМ не окисляется водяным паром до температуры 1170 К. Сравнительные характеристики степени химического взаимодействия рассмотренных видов инструментальных материалов с обрабатываемыми материалами, что определяет их стойкость, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Степень химического взаимодействия обрабатываемого

и инструментального материалов

Среди современных инструментальных материалов в последнее время особое место занимает керамика. При этом наиболее широкое распространение получила оксидно-карбидная (черная) керамика, состоящая из А12О3 (до 60 %), TiC (до 20...40 %), ZrO2 (до 20...40 %) и других карбидов тугоплавких металлов с некоторыми легирующими добавками. Пластины из оксидно-карбидной керамики получают горячим прессованием в графитовых пресс-формах.

К основным маркам этой группы керамики можно отнести следующие: ВЗ, ВОК-60, ВОК-71 с химической основой А12О3 и TiC. К оксидной керамике относят марки ВО-13 и ВШ, химическую основу которой составляет А12О3.

Группу оксидно-нитридной керамики представляет марка ОНТ-20 (кортинит), основными компонентами которого являются А12О3 и TiC.

К материалам на основе нитрида кремния Si3N4 относят силинит-Р, который за счет жестких направленных связей между атомами азота и кремния в решетке обусловливает высокую твердость, малый коэффициент линейного расширения и стабильность физико-механических свойств в широком диапазоне температур.

Промышленный опыт эффективного использования инструментов из ПСТМ и керамики позволяет определить область их эксплуатации и разработать практические рекомендации по технологическому обеспечению качества приповерхностного слоя. Доводка и полирование передней и задней поверхностей резцов обеспечивают повышение их стойкости в 1,5...2 раза в результате снижения интенсивности адгезионных явлений в зоне контакта обрабатываемого материала и стружки с поверхностями инструмента.

Контактные температуры на передней и задней поверхностях резко растут с увеличением скорости резания, подачи, площадки износа и, весьма слабо, глубины резания. По данным ряда исследований, температура в зоне резания высокопрочных и отбеленных чугунов резцами из СТМ и керамики находится в пределах 600...1200 °С.

Пути повышения стойкости режущего инструмента

Для повышения стойкости режущего инструмента и, следовательно, производительности труда и качества обработки в настоящее время существует два принципиально различных направления:

- создание пленочных покрытий на рабочих поверхностях инструмента;

- упрочнение материала инструмента.

Согласно первому из них, на рабочие поверхности упрочняемого инструмента наносят тонкий (2...5 мкм) слой из материала, имеющего более высокую твердость, чем материал инструмента.

Второе направление предполагает упрочнение самого материала, из которого инструмент изготовлен. Причем упрочнению могут подвергаться как ограниченные приповерхностные зоны, так и вся поверхность инструмента.

Оба приведенных варианта способствуют повышению долговечности инструмента в 1,5...5 раз.

Кратко рассмотрим основные способы нанесения пленочных износостойких покрытий.

1 Методы оксидирования. Оксидируют главным образом инструмент из быстрорежущих сталей в окислительной воздушной среде (атмосфере) при температуре 220 °С или в среде перегретого пара при температуре 550...570 °С. Оксидирование при 220 °С в сухой воздушной атмосфере в течение 30...60 мин приводит к образованию на поверхности инструмента тонкой пленки оксидов железа. Толщина пленки – 1,5...2,0 мкм, сцепление с основой слабое.

В случае использования перегретого пара его температура находится в пределах 300...350 °С.

Предполагается, что наличие оксидной пленки способствует лучшему удержанию смазывающего материала при резании, так как СОЖ или масло хорошо удерживается в порах этой пленки.

2 Методы нанесения покрытия осаждением из газовой или паровой фазы. Сущность их заключается в создании тонких (3...5 мкм) пленочных покрытий на поверхности быстрорежущих и твердосплавных инструментов. Покрытия выполняют в виде пленки из тугоплавких материалов типа карбидов, нитридов, боридов и оксидов. Покрытия могут быть однослойными (например, нитрид титана TiN) или многослойными.

Нанесение покрытий может осуществляться методами осаждения продуктов химических реакций между компонентами газовой среды на поверхность инструмента. Этот способ требует нагрева до 1000 °С и выше. Основное назначение – упрочнение твердосплавных пластин. Другие способы предполагают реактивное или конденсационное осаждение при более низких температурах (450...600 °С). Процессы протекают в вакуумных камерах с активацией среды низкотемпературной плазменной ионизацией, электронно-лучевым облучением или ионно-плазменной бомбардировкой поверхности инструмента.

Упрочняющее покрытие наносят в виде пленки, состоящей из карбида или нитрида титана, редко – из оксида алюминия. Более высокая износостойкость получается при использовании двухслойного покрытия, например из карбида титана и оксида алюминия.

3 Методы конденсации из паровой фазы с ионной бомбардировкой (КИБ).  Получили широкое распространение в последние годы. Они основаны на том, что плазменный поток металла (титана) ускоряется путем приложения отрицательного потенциала к инструменту с последующей конденсацией на нем ионов и нейтральных атомов при одновременном прохождении плазмохимической реакции с реактивным газом (азотом). Инструмент в процессе осаждения может разогреваться до температуры 450...500 °С. После тщательной промывки и обезжиривания поверхности инструмента дальнейшая его подготовка ведется непосредственно в вакуумной камере при давлении примерно 1,3·103 Па с помощью катодного распыления, которое способствует диссоциации и испарению оксидных и других пассивирующих пленок.

В качестве реактивного газа используют главным образом азот, в качестве катода – титан.

Поверхностный слой, конденсирующийся на поверхности инструмента, имеет состав TiN. Соединения подобного типа относятся к фазам внедрения, имеющим высокую твердость и термическую устойчивость. Стоимость инструмента, покрытого пленкой из нитрида титана, на 30...40 % выше стоимости того же инструмента без покрытия.

4 Термодиффузионные методы упрочнения инструментов имеют тем большую эффективность, чем большую толщину упрочненной зоны удается создать при насыщении. Среди этих методов наибольшее распространение получили три:

- азотирование. Процесс основан на печном азотировании в среде диссоциированного аммиака в присутствии вольфрама, молибдена и хрома, способствует образованию дисперсных нитридных фаз большой твердости и устойчивости против коагуляции при нагреве. Это вызывает увеличение теплостойкости и многократное повышение долговечности режущего инструмента. Эффективная толщина упрочненного слоя в результате азотирования составляет 10...250 мкм и достигается за 2...12 ч. Твердость поверхностного слоя 1250...1400 НВ;

- ионное азотирование – процесс насыщения поверхности изделий азотом в условиях сильной ионизации газовой среды в вакуумной рабочей камере. В качестве среды применяют аммиак или хорошо очищенный азот. Между инструментом и стенками контейнера (рабочей камеры) создается электрический потенциал 400...1100 В. Катодом при этом является инструмент. Между обрабатываемым объектом и анодом (стенкой камеры) возбуждается тлеющий разряд, который способствует ионизации подаваемого в рабочее пространство реактивного газа (азота). Положительные ионы газа, бомбардируя поверхность катода, нагревают его до температуры насыщения. Продолжительность насыщения – 1...1,5 ч. Твердость упрочненной зоны 1350...1400 НВ, толщина – 10...80 мкм;

- карбонитрация – процесс насыщения стали в расплавах карбонатов щелочных металлов при температурах 520...580 °С. Сущность процесса заключается в том, что инструмент из быстрорежущей стали, прошедший полный цикл механической и термической обработки, погружается в активный расплав на 30 мин, после чего охлаждается на воздухе или в оксидирующем расплаве с последующей промывкой от солей и сушкой. Для режущего инструмента продолжительность карбонитрации может быть грубо оценена как 1 мин на 1 мм диаметра или толщины инструмента, но не более 25...30 мин. Охлаждение можно производить на воздухе или в специальной ванне оксидирования. В последнем случае достигается привлекательный товарный вид инструмента: поверхность становится вороненой маслянисто-черной.

Смазочно-охлаждающие технологические средства

Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) оказывают непосредственное влияние на процесс обработки металлов резанием, позволяя существенно повысить производительность и качество обработки, увеличить стойкость инструментов, защитить поверхности станков и обрабатываемых деталей от коррозии.

В процессе эксплуатации СОТС оказывают охлаждающее, смазывающее и моющее действие. Применяемые СОТС должны обладать не только высокими технологическими, но и эксплуатационными и сопутствующими свойствами, важнейшими из которых являются нетоксичность, антикоррозионность, стабильность, бактерицидность, гигиеничность, слабая испаряемость и вспениваемость, легкость приготовления, отсутствие растворяющего воздействия на краску станка, изоляция электрооборудования, возможность нейтрализации перед сбрасыванием в сточные воды.

При обработке металлов резанием применяются СОТС в различном агрегатном состоянии (твердом, жидком и газообразном), разного состава и с различными физико-химическими свойствами. Основная масса СОТС представляет собой смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), классифицируемые по их химическому составу на эмульсионные, синтетические и полусинтетические, а также масляные (углеводородные). Иногда в качестве СОТС применяют консистентные смазки или пасты с графитом, дисульфидом молибдена и другими наполнителями.

Эмульсионные СОЖ приготовляются предприятием-потребителем из эмульсолов, являющихся сложными коллоидными системами, включающими базовые минеральные масла, эмульгаторы, ингибиторы коррозии, бактерициды, вещества-связки, антипенные присадки и другие компоненты. Содержание масла в эмульсоле обычно составляет 70...85 %.

Разновидностью эмульсий являются водорастворимые масла (коллоидные дисперсии), диспергирующие в воде благодаря введению в них эмульгаторов, аминов, жидких кислот, спиртов.

Синтетические и полусинтетические СОЖ делятся на электролиты (водные растворы ингибиторов коррозии типа неорганических солей), водные растворы полимеров и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Полусинтетические СОЖ отличаются от синтетических наличием в своем составе минерального масла или других углеводородных жидкостей.

Масляные (углеводородные) СОЖ. К ним относятся чистые минеральные и растительные масла и масла, наполненные различными присадками. Чистые минеральные масла не всегда эффективны при резании и нередко вызывают значительный разброс стойкости инструментов, а растительные масла дороги и дефицитны. Поэтому в составе СОЖ чаще используются минеральные масла, являющиеся базовыми.

В качестве СОТС при точении используются все три перечисленных типа СОЖ в зависимости от обрабатываемого материала, марки инструмента, назначения, обработки и т.п.

Влияние СОТС на некоторые технологические параметры приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние СОТС на стойкость резцов и качество

обрабатываемой поверхности

Способы интенсификации процессов лезвийных методов обработки

Плазменно-механическая обработка. Одним из эффективных способов интенсификации процессов резания труднообрабатываемых материалов является применение предварительного нагрева срезаемого слоя.

Плазменно-механическая обработка (ПМО) заключается в использовании плазменной дуги для создания высокой концентрации тепла, локализованного в зоне резания, непосредственно перед режущей кромкой (рис. 4). При применении ПМО высокая эффективность обеспечивается за счет строго согласованного воздействия на материал срезаемого слоя плазмотрона и режущего инструмента; таким образом, это единый процесс обработки, включающий в себя предварительный локальный нагрев плазменной дугой и механическое резание. Режимы нагрева и резания должны быть подобраны так, чтобы глубина зоны интенсивного нагрева обеспечивала значительное снижение механических свойств материала и в то же время не вызывала фазовых превращений в подрезцовом слое.

1 - плазмотрон; 2 - обработанная поверхность детали;

3 - центральная точка нагрева; 4 - изотермы интенсивного нагрева;

5 - линия среза; 6 - поверхностность резания

Рисунок 4 – Схема резания с плазменным нагревом поверхности заготовки

При ПМО плазмотрон должен перемещаться относительно обрабатываемой заготовки таким образом, чтобы анодное пятно контакта плазменной дуги находилось постоянно в определенной точке поверхности резания. Существенное значение при ПМО имеет расстояние между вершиной резца и точкой пересечения оси плазмотрона под углом с поверхностью резания; оно определяет положение анодного пятна контакта дуги. При постоянном тепловом потоке плазмотрона величина запаздывания механического воздействия инструмента относительно теплового воздействия плазмотрона определяется скоростью резания.

Примерные режимы при чистовой обработке коррозиестойкой дисперсионно-твердеющей стали: сила тока 170 А, напряжение 90 В, скорость резания Ки = 6 м/мин, подача S = 0,4 мм/об, материал резца ВОК-71.

Применение лазеров в механической обработке. Создание лазеров большой мощности с непрерывной и импульсно-периодической генерацией излучения позволило применить их в процессах обработки с удалением обрабатываемого материала (рис.5).

.

1 - пирометр; 2 - плазмотрон; 3,4 - лазеры; 5 - заготовка;

6, 7, 10 - поворотные зеркала; 8 - резец; 9 - фокусирующая линза;

11 - осциллограф К-12; 12 - измеритель акустических сигналов ИАС-4;

13 - пьезопривод

Рисунок 5 – Схема установки для ЛМО (точение)

Одним из требований механической обработки с нагревом является максимальное снижение сил резания при поддержании температуры в контакте «инструмент – деталь» на некотором оптимальном уровне. Температура в контакте складывается из температуры дополнительного нагрева и температуры, обусловленной процессами деформации и трения в зоне стружкообразования. Сфокусированный лазерный луч позволяет нагревать обрабатываемый материал в зоне стружкообразования до температуры более 1250 °С, значительно снижая силы резания, в то время как у контактной поверхности температура нагрева 700...900 °С. Таким образом, создаются условия для повышения производительности обработки при заданной стойкости инструмента или повышения стойкости инструмента при заданной производительности.

При лазерно-механической обработке (ЛМО) улучшается качество обработки: снижаются шероховатость обработанной поверхности, глубина и степень наклепа, устраняются сколы и микротрещины. Появляется возможность осуществлять прерывистое резание материалов с повышенными прочностными характеристиками, точение нежестких или тонкостенных изделий, чистовую обработку материалов, для которых нежелательны структурные и фазовые изменения ниже линии среза.

Дополнительный лазерный нагрев дает эффект при внешнем продольном и торцовом точении, растачивании отверстий, сверлении, нарезании резьб, обкатке роликом, фрезеровании, строгании.

Наибольший технико-экономический эффект метод дает при обработке тугоплавких сплавов. Так, при обработке сплава ВНЗ на основе ниобия скорость точения при ЛМО составляет 32 м/мин, что по сравнению с обычной обработкой (V=9 м/мин) позволяет повысить производительность более чем в 3,5 раза.

3 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

В науке и технике само явление электрической эрозии, т. е разрушение контактов под действием электрических разрядов, было известно давно. В частности, искровые и дуговые разряды возникают при разрыве или отключении электрических цепей. Электрической эрозии подвержены контакты реле, выключателей, рубильников и других подобных устройств. Электрическая эрозия – очень вредное явление, сокращающее срок службы и снижающее надежность электрических устройств. Много исследований было посвящено устранению или хотя бы уменьшению такого разрушения контактов.

Над этой проблемой работали советские ученые Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко. Поместив электроды в жидкий диэлектрик и размыкая электрическую цепь, ученые заметили, что жидкость мутнела уже после первых разрядов между контактами. Они установили: это происходит потому, что в жидкости появляются мельчайшие металлические шарики, которые возникают вследствие электрической эрозии электродов. Ученые решили усилить эффект разрушения и попробовали применить электрические разряды для равномерного удаления металла. С этой целью они поместили электроды (инструмент и заготовку) в жидкий диэлектрик, который охлаждал расплавленные частицы металла и не позволял им оседать на противолежащий электрод. В качестве генератора импульсов использовалась батарея конденсаторов 2, заряжаемых от источника постоянного тока; время зарядки конденсаторов регулировали реостатом 1 (рис. 6).

Рисунок 6 – Схема ЭЭО

Так получилась первая электроэрозионная установка. Электрод-инструмент 3 перемещали к заготовке 4. По мере их сближения возрастала напряженность поля в пространстве между электродом-инструментом и заготовкой. Это пространство называют межэлектродным промежутком (МЭП) или просто промежутком. При достижении определенной напряженности поля на участке с минимальным расстоянием между поверхностями электродов, измеренным по перпендикуляру к обрабатываемой поверхности и называемым минимальным межэлектродным зазором, возникал электрический разряд (протекал импульс) тока, под действием которого происходило разрушение участка заготовки. Продукты обработки попадали в диэлектрическую жидкость 5, где охлаждались, не достигая электрода-инструмента, и затем осаждались на дно ванны. Через некоторое время электрод-инструмент прошил пластину 4. Причем контур отверстия точно соответствовал профилю инструмента.

Так, явление, считавшееся вредным, было применено для размерной обработки материалов. К традиционным способам формообразования (резанию, литью, обработке давлением) прибавился новый, в котором непосредственно использовались электрические процессы.

Первоначально для осуществления ЭЭО применялись исключительно искровые разряды, создаваемые конденсатором в так называемом RC-генераторе. Поэтому процесс в то время называли электроискровой обработкой.

В начале 50-х годов были разработаны специальные генераторы импульсов, благодаря которым обработку можно было проводить не только на коротких искровых разрядах, но и на более продолжительных – искро-дуговых и дуговых разрядах. Чтобы отличить новые условия осуществления процесса, его стали называть электроимпульсной обработкой.

Поскольку для формообразования во всех случаях применяют одно и то же явление – электрическую эрозию, в настоящее время эти процессы считают разновидностями ЭЭО и используют определения электроискровой режим ЭЭО и электроимпульсный режим ЭЭО.

В настоящее время применяют несколько технологических схем электроэрозионной обработки: прошивание, электроэрозионное шлифование, разрезание профильным или непрофилированным инструментом, электроэрозионное упрочнение.

1 Прошивание – удаление металла из полостей, углублений, отверстий, пазов, с наружных поверхностей. На рис. 7 показаны схемы изготовления углубления (а) и фасонного стержня (б).

Электрод-инструмент 1 поступательно перемещается к заготовке 2 со скоростью Vи. Оба электрода помещены в ванну 3, заполненную диэлектриком 4. Продукты обработки 5 выбрасываются в межэлектродный промежуток и оседают на дно ванны. Прошиванием можно получать поверхности как с прямой, так и с криволинейной осью.

Рисунок 7 – Схемы изготовления углубления (а) и фасонного стержня (б)

Существует два варианта прошивания:

- прямое копирование, когда электрод-инструмент находится над заготовкой (рис. 7, а);

- обратное копирование с расположением заготовки над электродом-инструментом (рис. 7, б). Движение подачи здесь может осуществлять заготовка.

Второй вариант позволяет облегчить удаление продуктов обработки и за счет сокращения числа боковых разрядов через частицы расплавленного металла в межэлектродном промежутке повысить точность обработки детали.

2 Электроэрозионное шлифование (рис.8). Металлический электрод-инструмент 1 в форме диска совершает вращательное и поступательное движение к заготовке 2 со скоростью Vи. Заготовка может вращаться, как показано на рис. 8. Жидкость подают поливом из насадки 3. При небольших габаритах заготовок процесс может протекать в ванне с рабочей жидкостью. Шлифование может быть как встречным, так и попутным.

| Рисунок 8 – Схема ЭЭШ | Рисунок 9 – ЭЭШ профилированным (а) и непрофилированным (б) ЭИ |
| --- | --- |

3 Разрезание профильным или непрофилированным инструментом включает разделение заготовки на части – отрезание – и получение непрямолинейного контура – вырезание, которое выполняется только непрофилированным электродом-инструментом. Профильный электрод-инструмент 1 при разрезании деталей (рис. 9, а) может быть выполнен в форме диска или пластины. Его перемещают к заготовке 2 со скоростью Vи и в плоскости его вращения вдоль детали. Обработка выполняется в ванне 3 с диэлектрической жидкостью 4. Если разрезание выполняется пластиной с одним поступательным перемещением ее к заготовке, то это будет прошивание. В случае использования непрофилированного электрода (рис. 9, б) инструмент 1 выполняют в форме круглой проволоки диаметром 0,02…0,3 мм или стержня, которые могут перемещаться в различных направлениях со скоростью Vи в любой части заготовки 2. Для устранения влияния износа электрода-инструмента на точность прорезаемых пазов проволоку или стержень перемещают (обычно перематыванием) вдоль оси со скоростью V. Разрезание выполняют в ванне с диэлектрической жидкостью.

4 Электроэрозионное упрочнение, включающее легирование и наращивание поверхности, обычно осуществляют на воздухе. Частицы расплавленного металла инструмента на воздухе не успевают остыть и оседают на поверхности заготовки, образуя на ней слой сплава, насыщенного легирующими элементами электрода-инструмента (либо легирующим компонентом из состава рабочей среды). Кроме того, нанесенный на заготовку слой закален до высокой твердости и имеет за счет этого повышенную износостойкость.

Общее описание процесса

Удаление металла с заготовки происходит в среде диэлектрика за счет микроразрядов, расплавляющих часть металла. Рассмотрим основные стадии протекания электроэрозионного процесса снятия припуска. По мере сближения электрода-инструмента с заготовкой напряженность Е электрического поля возрастает обратно пропорционально расстоянию между электродами: Е=U/S, где U – разность потенциалов электрода-инструмента и заготовки; S – зазор между электродами. Наибольшая напряженность возникает на участке, где межэлектродный зазор минимален. Расположение этого участка зависит от местных выступов, неровностей на инструменте и заготовке, от наличия и размеров электропроводных частиц, находящихся в межэлектродном промежутке. На рис. 10 показано формирование расчетного зазора S между электродом-инструментом 3 и заготовкой 4.

Рисунок 10 – Формирование расчетного зазора  между электродом-инструментом и заготовкой

Зазор зависит от высоты hв местного микро- или макровыступа на заготовке. Напряженность поля в районе выступа будет наибольшей, что повышает вероятность пробоя межэлектродного промежутка в этой точке. Кроме того, напряженность будет зависеть от наличия электропроводных частиц 1 в диэлектрике 2. Частица 1 с размером hч уменьшает расчетный зазор до размера S1 + S2. Если не учитывать возможности присутствия в промежутке таких частиц, то следовало бы в расчетах принять зазор равным S. Поскольку истинный зазор будет меньше, чем расстояние между электродами, то напряженность поля на участках, где имеются электропроводные частицы, окажется выше.

Если электроды сблизить до расстояния нескольких десятков микрометров, то в отдельных местах напряженность поля может достигнуть значения, при котором в месте наименьшего зазора возникает электрический разряд, через промежуток протекает ток, т. е. имеет место направленное движение электронов. В электрическом поле, возникшем в межэлектродном пространстве, в направлении, обратном движению электронов, происходит перемещение более тяжелых частиц – ионов. Электроны, имеющие меньшую массу, быстро достигают положительно заряженной поверхности заготовки и нагревают металл, вызывая расплавление и испарение его в месте прохождения тока. В результате образуется углубление в форме сферической лунки (рис. 11, а) радиусом R.

Рисунок 11– Образование лунок при ЭЭО

Вылетевшие из лунки частицы металла охлаждаются жидкостью, которая находится в зазоре, и застывают в виде шариков. В качестве жидкости используют различные диэлектрики: масла, керосин, дистиллированную воду. При воздействии серии разрядов поверхность приобретает форму с явно выраженными углублениями в виде лунок (рис. 11, б). Такие лунки формируют микрорельеф, характеризующий шероховатость поверхности.

Поверхностный слой дна лунок испытывает воздействие термического цикла нагрева и быстрого охлаждения жидкостью. Свойства этого слоя отличны от свойств металла в глубине заготовки. В электроискровом режиме большинство ионов, имеющих значительную массу, не успевает достичь отрицательно заряженного электрода и вызвать удаление материала с его поверхности. Съем металла происходит преимущественно с анода, который выбирают в качестве заготовки. Количество ионов, достигающих поверхности инструмента, определяет интенсивность его износа. Очевидно, чем меньше будет износ инструмента, тем точнее можно получить деталь. Для этого стремятся сформировать импульс с меньшей длительностью, чтобы ионы не успевали достичь катода. Однако при этом возрастает время обработки и снижается производительность. Полярность, при которой заготовка является анодом, называют прямой. Электроэрозионная обработка, при которой используют электроискровой режим, обычно осуществляется при прямой полярности включения электродов.

Если увеличивать длительность импульсов тока, то растет интенсивность съема металла с катода (инструмента) потоком ионов. Можно подобрать такое время протекания тока, при котором доля съема металла электронами составит лишь незначительную часть от общего объема удаленного с электродов материала. Поэтому здесь необходимо катодом выбрать заготовку. Полярность, при которой анодом является электрод-инструмент, называют обратной. Обработку материалов при электроимпульсном режиме осуществляют при обратной полярности включения электродов. Полярность зависит не только от длительности импульса, но и от используемых в качестве электродов материалов. Для снижения износа электрода-инструмента от воздействия потока электронов его выполняют из материалов, слабо разрушающихся под действием искровых разрядов, графитовых и медно-графитовых композиций. Для количественной оценки применяют понятие относительного износа – отношения массы или объема материала, удаленного с электрода-инструмента, к массе или объему металла, снятого с заготовки.

При электроконтактном методе импульсы тока формируются непосредственно в промежутке. Схема метода приведена на рис. 12.

Рисунок 12 – Схема электроконтактного метода

Процесс протекает в диэлектрике 2. Поверхности электрода-инструмента 1 и заготовки 3 не являются идеально гладкими – на них имеются неровности. При вращении электрода-инструмента выступы приближаются к заготовке вплоть до контакта. На определенном расстоянии S между электродами происходит разряд, переходящий в дуговой и вызывающий расплавление металла. Процесс этот кратковременный, поскольку за счет вращения электрода-инструмента выступ на его поверхности удаляется от заготовки, и разряд в среде диэлектрика быстро затухает. При этом методе длительность и частота импульсов тока будет зависеть от формы и числа выступов на наружной поверхности инструмента и от скорости его вращения. Вращающийся электрод-инструмент сам регулирует параметры импульсов, поэтому не требуется специального генератора, а используется постоянный или переменный ток низкого напряжения. Электроконтактную обработку проводят при прямой полярности.

По мере съема металла с заготовки электрод-инструмент перемещают в зависимости от схемы обработки либо вдоль обрабатываемой поверхности (шлифование), либо по нормали к ней (разрезание) со скоростью Vи.

Если процесс протекает в воздушной среде, то возникают более длительные дуговые разряды, чем при процессе в жидкости, так как после контакта между инструментом и заготовкой дуга может гореть довольно длительное время. При этом расплавленный металл может достигать противолежащей поверхности и там застывать, т. е. могут протекать одновременно два процесса – размерный съем и наращивание металла. Под действием тепла дуги выплавляются большие участки заготовки, процесс происходит интенсивно и сопровождается сильным световым излучением.

Электроэрозионное легирование ведут при обратной полярности, и частицы расплавленного металла оседают на катоде (заготовке).

Стадии протекания процесса ЭЭО

Первой стадией эрозионного процесса является пробой межэлектродного промежутка в результате образования зоны с высокой напряженностью поля. Для диэлектрических жидкостей, применяемых при электроэрозионной обработке, напряженность поля в момент разряда достигает десятков мегавольт на метр. Под действием разряда происходит ионизация промежутка, через который между электродами 1 и 2 (рис. 13) начинает протекать электрический ток, т. е. образуется канал проводимости 3 – сравнительно узкая цилиндрическая область, заполненная нагретым веществом (плазмой), содержащим ионы и электроны. Через канал проводимости протекает ток, при этом скорость нарастания его силы может достигать сотен килоампер в секунду. На границах канала происходит плавление металла, образуются лунки. На этой стадии форма лунки близка к сферической.

| Рисунок 13 – Протекание процесса ЭЭО | Рисунок 14 – Схема расширения канала проводимости |
| --- | --- |

Второй стадией является образование около канала проводимости газового пузыря из паров жидкости и металлов. Вследствие высокого давления (до 2∙107 Па) канал проводимости стремится расшириться, сжимая окружающую его газовую фазу. Вследствие инерции сначала газовый пузырь и окружающая его жидкость неподвижны. Затем начинается их расширение. Граница канала проводимости движется с высокой скоростью в радиальном направлении (рис. 14). Скорость расширения может достигать 150…200 м/с. На наружной границе образуется так называемый фронт уплотнения, в котором давление скачкообразно меняется от исходного в жидкости до высокого его значения на границе РФ.

Третьей стадией будет прекращение тока, отрыв ударной волны от газового пузыря и продолжение его расширения по инерции. Ударная волна гасится окружающей жидкостью.

В начале этой стадии (рис. 15) в межэлектродном промежутке находятся жидкий металл 2 в углублениях электродов 1 и 6, газовый пузырь 3, внутри которого имеются пары  металлов заготовки и инструмента 4; жидкий диэлектрик 5.

Когда газовый пузырь достигнет наибольшего размера, давление внутри него резко падает. Содержащийся в лунках расплавленный металл вскипает и выбрасывается в межэлектродный промежуток.

Рисунок 15 – Схема протекания третьей стадии

Не всякий импульс, вырабатываемый генератором, вызывает эрозию электродов. Может оказаться, что в момент поступления импульса велик межэлектродный зазор, напряжение, создаваемое генератором, мало для пробоя зазора. Проявляется влияние и других факторов. При большом удалении лунки от выхода из межэлектродного промежутка, например в крупногабаритных заготовках, вынос твердых частиц из межэлектродного промежутка становится замедленным, и процесс эрозионной обработки может прекратиться. Для его поддержания применяют принудительное прокачивание диэлектрической жидкости через зону обработки.

Если материал заготовки хрупкий, то под действием высоких температур возможно не только выплавление металла, но и его скалывание и удаление достаточно крупными частицами.

При изготовлении углублений разряды возникают не только на рабочей стороне электрода-инструмента, но и на его боковых поверхностях. Поэтому кроме рабочего зазора, регулируемого скоростью подачи инструмента, формируется боковой зазор, зависящий от размера износа электрода-инструмента.

Основные закономерности процесса электроэрозионной обработки

Основные технологические показатели процесса (точность, качество поверхности, производительность) зависят от количества выплавленного за один импульс металла из лунки, определяемого энергией импульса, временем действия импульсов и частотой их следования. Энергия импульса Аи как работа электрического тока зависит от произведения силы тока I на напряжение U за время τи протекания импульса:

Aи=0τиIUdτ.			 	  	 (1)

В первом приближении энергию Аи можно рассчитывать по средним значениям силы тока и напряжения:

Аи = Iср Uср τи.		 		          (2)

Среднее значение напряжения пробоя Uср = (0,5…0,75)U0, где U0 –напряжение холостого хода при разомкнутых электродах. Напряжение U0 легко контролировать в процессе обработки.

При электроискровом режиме принимают U0 = 40…180 В. Если используют электроимпульсный режим, то U0 = 18…36 В. Электроконтактная обработка в жидкой среде протекает при U0 = 18…40 В, в воздухе – при U0 = 3…12 В.

Среднюю силу тока определяют через ее значение Iк при коротком замыкании электродов: Iср = (0,5…0,75)Iк. Силу тока короткого замыкания можно устанавливать и контролировать по приборам станка. Ее выбирают в зависимости от обрабатываемого материала и требуемой шероховатости поверхности. Для стали при черновой обработке Iк = 20…120 А, при чистовой обработке Iк = 0,5…5 А, для твердых сплавов Iк = 0,05…0,2 А.

Длительность импульсов τи обратно пропорциональна частоте f их следования. Поскольку между импульсами имеются паузы, то при расчете τи необходимо учитывать скважность q – отношение периода τ0 повторения импульсов к их длительности (q = τ0/τи):

τи=1qf.				         (3)

Длительность импульса для черновой обработки сталей τи=200…105 мкс, для чистовой обработки τи = 5…200 мкс. Для твердых сплавов длительность импульса еще на 2…3 порядка ниже. При электроэрозионной обработке используются импульсы различной формы (рис. 16), но одной полярности (униполярные).

Форма импульсов подбирается такой, чтобы при определенных параметрах импульса получить наибольшее углубление на заготовке, т.е. достичь наиболее эффективного использования подводимой энергии.

Рисунок 16 – Форма импульсов

Так, увеличение тока в импульсе в два раза позволяет для определенного диапазона режимов поднять скорость эрозии в 2,5…3 раза. В рабочем диапазоне режимов выбирают определенное соотношение максимального значения силы тока в импульсе к его длительности.

Производительность

Многократно повторяя импульсы, можно удалить слой металла по всей обрабатываемой поверхности. Для поддержания процесса необходимо постоянно сближать электроды. Через некоторое время обработанный участок заготовки повторит форму, обратную форме электрода-инструмента. Производительность Q процесса электроэрозионной обработки оценивается отношением объема или массы удаленного металла ко времени обработки. Такой критерий оценки неприменим для способа разрезания заготовок непрофилированным электродом, так как объем металла, удаленного за счет эрозии, незначителен, а его основная часть удаляется в виде цельного куска. Под производительностью обработки непрофилированным электродом понимают отношение площади боковой поверхности паза ко времени обработки. Площадь боковой поверхности определяется произведением длины пути, пройденного проволочным электродом-инструментом в направлении подачи за время обработки, на толщину заготовки. Так же можно оценивать производительность разрезания диском и лентой. Здесь ширина паза не сказывается на форме и размерах заготовок, поэтому ее можно не учитывать.

Если бы удалось вести процесс при постоянной энергии импульсов, то производительность можно было бы оценить как произведение энергии импульсов на их частоту. На практике условия протекания каждого отдельного импульса могут отличаться из-за различий в состоянии межэлектродного промежутка и размера зазора, несоответствия между числом импульсов, выработанных генератором и реализуемых в зазоре, а также из-за прочих причин. При расчете

Q = ψaAиf,

где Aи – энергия импульса;

ψ – коэффициент, учитывающий количество холостых импульсов: ψ = f / fги  (здесь fги – частота импульсов, вырабатываемых генератором; f – частота импульсов, вызывающих эрозию).

Для получения высокопроизводительного режима необходимо, чтобы ψ был ближе к единице, т.е. чтобы как можно больше импульсов участвовало в процессе эрозии. При малой частоте импульсов ψ ≈ 0,85, в случае высокой частоты ψ ≈ 0,75. Через а обозначен объем металла, снимаемого одним или несколькими импульсами с суммарной энергией 1 Дж. Введя коэффициент k = ψa и выразив частоту через длительность импульса f=1qτи, расчет ведут по зависимости

Q=kAиqτи, 	                                               (4)

где q – скважность;

k – коэффициент, который находят экспериментально. Зависит от вида и состояния рабочей среды, ее прокачки, материалов и размеров электродов, характеристики импульсов.

Таким образом, повысить производительность можно, если подобрать оптимальное сочетание факторов, позволяющих увеличить долю полезной энергии импульса, его мощность и частоту следования рабочих импульсов. Для этого необходимо достичь оптимального соотношения между максимальным значением силы тока Imах в импульсе и его длительностью τи. Например, в случае режимов обработки со средней силой тока 10…100 А наибольшая производительность может быть достигнута при соотношении Imax/τи = 5…8 МА/с.

Для черновых операций используют импульсы с энергией более 1 Дж, для чистовых – от 0,1 до 1 Дж и отделочных – менее 0,1 Дж. Технологические показатели рассматриваются для жидкой диэлектрической среды.

При малой площади обработки число участков, на которых возможен разряд, значительно меньше, чем число импульсов, поступающих от генератора, так как часть площади перекрыта газовыми пузырями от предшествующих разрядов. Время существования газового пузыря в 5…10 раз больше, чем длительность импульса. А разряд через газ возможен только при более высоком напряжении, поэтому часть импульсов генератора не вызывает эрозии. Снижается коэффициент ψ, а, следовательно, и производительность Q.

Если увеличивать площадь обрабатываемой поверхности, то скорость съема металла будет возрастать, но в дальнейшем произойдет ее снижение. Это объясняется тем, что с течением времени ухудшаются условия удаления продуктов обработки из межэлектродного промежутка. Все большее число импульсов генератора не будет вызывать эрозии из-за накопления газов и металлических частиц в пространстве между электродами.

Количество продуктов обработки зависит также от энергии импульсов, их числа и времени действия, т. е. от мощности, реализуемой в межэлектродном промежутке. При малой мощности количество расплавленного металла невелико, с ростом подводимой мощности оно возрастает, но при этом увеличивается и количество продуктов обработки, которые тормозят процесс съема металла. Для получения высокой производительности необходимо правильно выбрать сочетание площади обрабатываемой поверхности и мощности. Такой выбор выполняют с помощью пространственных диаграмм в координатах «сила тока – площадь обработки – производительность».

При разрезании заготовок непрофилированным электродом-инструментом влияние площади обработки учитывают через произведение толщины заготовки на ширину паза, которая зависит от диаметра электрода-инструмента. Наибольшее влияние на производительность толщина заготовки оказывает при использовании проволоки диаметром менее 0,1…0,15 мм, когда условия удаления продуктов обработки из паза неблагоприятны. Если толщина заготовки больше 25…30 мм, то скорость разрезания снижается. Для заготовок толщиной свыше 30 мм необходимо применять проволочные электроды-инструменты с диаметром не менее 0,2…0,25 мм.

По мере углубления отверстия усложняется удаление продуктов обработки и поступление свежей жидкости в межэлектродный промежуток Наличие большого количества электропроводных капель застывшего металла вызывает импульсы, энергия которых тратится на вторичное расплавление таких частиц. Для предотвращения таких «паразитных» импульсов используют принудительную прокачку жидкости через межэлектродный промежуток под давлением 100…200 кПа. Это, в свою очередь, требует повышения жесткости технологической системы.

Прокачку можно применять и при периодическом прекращении процесса с выведением электрода-инструмента из заготовки; используют также вибрацию электродов, их вращение и др. При выведении электрода-инструмента загрязненная жидкость удаляется из зоны обработки, а туда поступает свежая. Цикл такой замены 15…30 с при скорости перемещения электрода-инструмента 5…6 мм/мин.

Если площадь обрабатываемой поверхности постоянна по глубине, то скорость линейной подачи электрода-инструмента

Vи = Q/S,				   	         (5)

где S – площадь проекции обрабатываемой поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению подачи;

Q – производительность, находимая по формуле (4).

По известной скорости подачи можно рассчитать время обработки на станке и трудоемкость операции.

Если площадь переменная, то на чертеже обрабатываемого углубления перпендикулярно направлению подачи электрода-инструмента проводят секущие плоскости. Число сечений выбирают таким, чтобы с достаточной точностью установить закон изменения площади сечений по глубине обработки. Во всех случаях число сечений не должно быть менее 4. Для каждого сечения находят площадь обрабатываемой поверхности. По диаграммам, прилагаемым к станкам, для каждого сечения определяют производительность. Затем по формуле (5) рассчитывают среднюю скорость подачи и устанавливают закон изменения скорости электрода-инструмента по глубине

В зависимости от свойств рабочей среды изменяются доля полезного использования энергии импульса, его предельная мощность. Для каждого вида обработки применяют оптимальные диэлектрические среды. Так, при электроэрозионном процессе с малой энергией импульса высокую производительность обеспечивает дистиллированная и техническая вода, керосин; при грубых режимах на электроимпульсном режиме применяют тяжелые фракции нефти (масла, дизельное топливо и др.) с высокой температурой вспышки (до 450°К).

В процессе обработки жидкая рабочая среда загрязняется, из-за чего снижается производительность. Загрязненность оценивают процентным отношением массы продуктов обработки к массе жидкости. При загрязненности до 4…5% для черновых и 2…3% для чистовых режимов производительность остается практически одинаковой по сравнению с чистой средой. Дальнейшее возрастание содержания продуктов обработки, особенно на чистовых режимах, приводит к снижению числа рабочих импульсов и производительности.

В процессе остывания частицы металла вызывают испарение части жидкости, изменение ее вязкости и зольности. Для поддержания высокой производительности необходимо периодически заменять рабочую среду.

Глубина лунки, получаемой на заготовке после каждого импульса, при одинаковых условиях обработки зависит от свойств обрабатываемого металла (температуры плавления, теплопроводности и энтальпии в расплавленном состоянии). Обрабатываемость оценивают отношением массы снятого исследуемого металла к массе металла, снятого с заготовки из стали 45 при одинаковых условиях обработки. Сталь 45 выбрана как наиболее широко применяемый конструкционный материал.

Вольфрам при прямой полярности имеет коэффициент обрабатываемости 0,7; молибден – 0,8; алюминий – 1,5; магний – 2,5. Обрабатываемость железа близка к единице. Чугун имеет низкую обрабатываемость из-за включений свободного графита. Жаропрочные сплавы благодаря низкой теплопроводности в расплавленном состоянии обрабатываются лучше стали 45.

Для повышения производительности на обрабатываемой площади может быть параллельно размещено несколько электродов-инструментов. Если они подключены к одному генератору импульсов, то такая обработка называется многоэлектродной. При подключении каждого электрода к своему источнику питания обработку называют многоконтурной. На схеме, приведенной на рис. 17, показаны параллельно работающие от общего генератора электроды-инструменты 1, 2, 3, которыми прошивают отверстия в заготовке 4, т. е. имеет место многоэлектродная обработка. Многоконтурный и многоэлектродный виды обработки возможны при изготовлении одной или нескольких деталей. Повышение производительности достигается за счет сокращения доли холостых импульсов.

Рисунок 17 – Параллельно работающие электроды-инструменты

Для многоконтурной и многоэлектродной обработки расчет производительности следует выполнять по формуле, аналогичной (4), с учетом числа инструментов n.

Q = k1nAиf .						(6)

Здесь k1 = kkm, где km – коэффициент, учитывающий взаимное влияние контуров или электродов на скорость эрозии. При числе контуров n = 6 km = 0,65; при n = 20 km ≈ 0,5. Чтобы сохранить высокую производительность и не усложнять оборудование, число контуров обычно не превышает 9…10; число электродов в одной оправке может достигать сотен штук.

При электроконтактной обработке в воздушной среде скорость съема металла зависит от тех же факторов, что и при эрозии в жидкости. Однако условия теплообмена в рассматриваемом случае имеют существенные отличия. Электроды при работе постепенно нагреваются до высоких температур, что не наблюдается при работе в жидкостях. При этом способе используются большие токи.

Скорость электроконтактного разрезания материалов в воздушной среде достигает 2…3 мм/с, что в 5…10 раз выше, чем при механической обработке.

Производительность легирования оценивают отношением площади нанесенного слоя ко времени. Она зависит от режима обработки и материала электрода-инструмента. Если наносят твердые сплавы, то скорость покрытия составляет в зависимости от режимов 2…8 мм2/с, в случае серебрения – до 15…20 мм2/с. Толщина слоя обычно не превышает 0,08…0,12 мм.

Точность

Под точностью обработки деталей понимается степень соответствия ее формы и размеров чертежу. Отклонения от формы и размеров называются погрешностью. Электроэрозионному процессу присущи те же систематические и случайные погрешности, что и механической обработке. Так же, как и при механической обработке, на размеры погрешностей оказывают влияние состояние технологической системы, погрешности установки, базирование инструмента, внутренние напряжения в материале заготовки, ее нагрев при обработке. В случае электроэрозионной обработки жесткость технологической системы не зависит от режима обработки, но на нее существенное влияние оказывает давление жидкости при прокачке рабочей среды.

При ЭЭО на точность изготовления деталей влияют: 1) точность изготовления электрода-инструмента; 2) износ электрода-инструмента вследствие эрозии; 3) погрешности формы и размеров углубления на заготовке относительно электрода-инструмента.

В процессе обработки форма и размеры электрода-инструмента нарушаются из-за износа. Казалось бы целесообразным выполнять его с широкими допусками. Однако окончательный профиль углубления формируется неизношенным участком электрода-инструмента, поэтому электрод-инструмент изготовляют на 1…2 квалитета точнее, чем обрабатываемые детали. Допуски на размеры электрода-инструмента составляют обычно 0,015…0,1 мм, что соответствует требованиям к изготовлению металлорежущих инструментов.

Износ на различных участках инструмента различен. На рис. 18 показано изменение числа разрядов при прошивании в заготовке 1 отверстия сложной формы электродом-инструментом 2. Возможное число импульсов, реализуемых в промежутке, показано стрелками, число которых в местах сопряжения поверхностей иное, чем на прямолинейных участках. Так, на участках электрода-инструмента, имеющих вогнутость, число разрядов меньше, следовательно, износ на них будет выражен слабее. Если учесть условия выноса продуктов обработки из промежутка, то различия в износе отдельных участков еще более возрастут.

| Рисунок 18 | Рисунок 19 |
| --- | --- |

На рис. 19 показан характер износа электрода-инструмента 1 при прошивании отверстия в заготовке 2. До вскрытия отверстия обработка велась концевым участком 3, который вследствие эрозии потерял свою первоначальную форму, показанную пунктирной линией. Если прекратить прошивание сразу после образования сквозного отверстия, оно было бы коническим. Для придания ему цилиндрической формы электрод-инструмент перемещают до тех пор, пока не прекратятся боковые разряды и не сформируется отверстие с диаметром dд, большим, чем диаметр dи электрода-инструмента, на двойной размер бокового зазора sб.

Если необходимо обработать глухое углубление, то на конечной стадии обработки электрод-инструмент приходится заменять новым.

При вырезании по контуру непрофилированным электродом-инструментом (проволокой) постоянный по времени износ не влияет на точность. Однако за счет уменьшения диаметра электрода от эрозии уменьшаются прочность проволоки, ее натяжение и способность сохранять прямолинейность при обработке. Последнее определяет степень повторения на заготовке заданного контура, т. е. точность формы и размеров детали. Если непрофилированным электродом-инструментом изготовляют узкие пазы, то погрешность их размеров будет зависеть от износа проволочного электрода-инструмента. На рис. 20 показано влияние эрозии проволоки на ширину паза.

Рисунок 20  –  Влияние эрозии проволоки на ширину паза

Если бы электрод-инструмент не изнашивался, ширина паза превышала бы диаметр проволоки dпр на двойной размер зазора s. Фактически, ширина паза b = а + 2s, где а – размер изношенного электрода-инструмента; s – боковой зазор. Зазоры зависят от режима обработки, натяжения проволоки и меняются в довольно широких пределах: при обработке сталей s = 7…16 мкм, при разрезании твердых сплавов s = 6…18 мкм.

Износ проволоки ведет к тому, что ширина паза по высоте заготовки будет различной, т. е. стенки паза имеют уклон. Этот уклон зависит от скорости движения проволоки, ее материала и диаметра, режимов обработки, толщины заготовки. Обычно уклон составляет 1…2°.

Износ проволоки определяет радиус скругления паза на детали Rд = Rи+s, где Rи – радиус скругления электрода-инструмента со стороны детали (рис. 17). Для латунной проволоки диаметром от 0,1…0,3 мм Rдmin = (0,2…0,35) dпр. Это необходимо учитывать при изготовлении пазов с заданным скруглением стенок. При работе по схемам разрезания и шлифования износ электрода-инструмента компенсируется его подачей и не оказывает заметного влияния на погрешности изготовления.

В случае легирования износ инструмента не сказывается на точности детали.

Для большинства режимов обработки износ составляет:

- в случае схемы прошивания сталей на электроискровом режиме медными и латунными электродами 30…95% от объема снятого с заготовки металла;

- при обработке на электроимпульсном режиме медно-графитовыми электродами-инструментами 0,1…4,0%;

- в случае электроконтактной обработки в жидкости 10…40%;

- при электроконтактном разрезании на воздухе до 30%.

Чтобы снизить влияние износа электродов-инструментов на точность изготовления: а) изготовляют инструмент из материала, стойкого к эрозии, например из вольфрама, меднографита, коксографитовых композиций; б) используют так называемые безызносные схемы, при которых часть материала с заготовки или из рабочей среды осаждают на электроде-инструменте, компенсируя тем самым его износ; в) заменяют изношенные участки электрода-инструмента путем продольного перемещения, как при прошивании сквозных отверстий и обработке непрофилированным электродом, или заменяют весь инструмент; г) производят правку и калибровку рабочей части электрода-инструмента.

На современном уровне развития электроэрозионной обработки точность изготовления деталей на электроискровом режиме профильным электродом-инструментом достигает 6…7-го квалитета СЭВ, непрофилированным – 5…6-го квалитета; в случае применения электроимпульсного режима точность изготовления соответствует 9…11-му квалитету; при электроконтактной обработке в жидкой среде (шлифование) – 7…8-й квалитет, при обработке в воздухе (разрезание) – 16…17-й квалитет СЭВ. Погрешности электроэрозионного легирования оценивают неравномерностью наносимого слоя, которая может достигать 20% его толщины.

Качество поверхности

В результате электроэрозионной обработки поверхность приобретает характерные неровности, а приповерхностные слои металла претерпевают физико-химические изменения. Это оказывает влияние на эксплуатационные показатели обрабатываемых деталей.

Обрабатываемая поверхность формируется из перекрывающих друг друга произвольно расположенных лунок. Размеры лунок зависят от энергии импульса и материала электродов. Они возрастают с ростом энергии импульсов и уменьшением частоты их следования. Видно, что высота неровностей hл зависит от степени перекрытия лунок. Высота неровностей профиля

Rz = (hл1 + hл2 + hл3 + hл4 + hл5)/5,

где hлi – глубина одной из пяти лунок в пределах базовой длины.

Принимая лунку сферической, а размеры двух соседних углублений одинаковыми, можно найти размеры неровностей hл на их границе.

Проведенные исследования показали, что с повышением частоты следования импульсов расстояние l между центрами лунок и высота неровностей Rz снижаются. При частоте выше некоторого предельного значения вся поверхность заготовки в зоне обработки будет иметь лунки, расположенные достаточно равномерно. С некоторым приближением можно принять l = R.

Если допустить, что размеры всех лунок на участке поверхности, где проводятся измерения шероховатости, одинаковы, то можно считать Rz ≈ hл.

Из теории процесса видно, что углубления, определяющие шероховатость поверхности, имеют форму лунок с плавным сопряжением. Это затрудняет оценку высот неровностей с помощью световых методов измерений, например двойным микроскопом. Для получения достоверных результатов следует пользоваться профилометрами и профилографами, работающими по методу ощупывания поверхности иглой.

Шероховатость после обработки на электроискровом режиме твердых сплавов Rа = 0,2…0,3 мкм; после обработки сталей Rа = 0,3…0,6 мкм. После обработки на электроимпульсном режиме Rz = 20…40 мкм; при шлифовании в жидкости Rа = 0,5…0,8 мкм; при разрезании Rz=80…200мкм; при электроконтактном обдирочном шлифовании и разрезании на воздухе Rz = 150…400 мкм. Высота неровностей при упрочнении и легировании растет с увеличением толщины наносимого слоя: Rz = 10…200 мкм.

Состояние поверхностного слоя определяет износостойкость, прочность и другие свойства детали в механизме. После электроэрозионной обработки поверхностный слой приобретает свойства, по-разному влияющие на эксплуатационные характеристики деталей. Положительными являются повышение твердости поверхности при сохранении вязкости сердцевины, большое количество лунок на поверхности, плавное их сопряжение. К недостаткам следует отнести возможность появления трещин, растягивающих напряжений, трудность получения поверхности с малой шероховатостью.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Исходная информация

Для проектирования технологических процессов необходимо иметь исходную документацию и сведения, требуемые для расчета режимов обработки и оценки технико-экономических показателей электроэрозионной обработки:

- Чертеж детали с техническими условиями.

- Чертеж заготовки после операции, предшествующей электроэрозионной обработке.

- Программа выпуска изделий, в которые входит изготовляемая деталь, число деталей, необходимых для сборки изделий и их ремонта в процессе эксплуатации.

- Технико-экономические показатели процесса, по которому выполнялась операция до замены ее электроэрозионной обработкой.

- Каталог электроэрозионного оборудования и перечень оборудования, имеющегося на предприятии.

- Каталог и альбомы чертежей имеющегося инструмента и приспособлений для электроэрозионной обработки.

Область технологического использования электроэрозионной обработки

Сравнивая технологические показатели различных способов, можно определить возможности наиболее эффективного их использования в машиностроении.

Электроэрозионная обработка в электроискровом режиме происходит при относительно малой энергии импульсов. Объем металла, удаленный за каждый импульс, невелик, а глубина лунки незначительна. Такой режим позволяет получить поверхности с высокой точностью и малой шероховатостью при невысокой производительности. Кроме того, процесс весьма энергоемок. Энергоемкость оценивают отношением расхода электрической энергии к массе удаленного с заготовки металла. Энергоемкость при обработке на электроискровом режиме на порядок выше по сравнению с механической обработкой на аналогичных операциях. Велик также износ профильного инструмента. С учетом сказанного обработка в электроискровом режиме эффективна для изготовления прецизионных деталей небольших габаритов. Эффективность еще более повышается, если материал детали трудно поддается традиционным методам механической обработки или если обрабатываемая поверхность имеет сложную форму. Такие детали характерны для приборостроения, точного машиностроения, инструментального производства.

Обработка в электроимпульсном режиме характеризуется большей энергией разряда – высота неровностей здесь больше. Но за счет повышения энергии разряда достигается высокая производительность процесса, которая в 15...20 раз превышает аналогичный показатель при электроискровом режиме и составляет для стали до 250 мм3/с, для твердых сплавов – 3...5 мм3/с. Учитывая малый износ электрода-инструмента и удовлетворительную энергоемкость, не превышающую аналогичного показателя для фрезерования, обработку на электроимпульсном режиме можно рекомендовать для замены фрезерования крупных полостей сложной формы, углублений, каналов, где механической обработкой не удается достичь высокой производительности или где затруднен доступ инструмента в зону резания. Такие изделия применяются во многих отраслях индустрии, в частности в энергетическом и транспортном машиностроении, в двигателестроении, радиотехнической промышленности.

Электроконтактное разрезание в жидкости позволяет получить производительность процесса до 400 ... 450 мм3/с, что значительно выше, чем при механическом разрезании заготовок. Однако чистота поверхности и точность обработки здесь невысоки. Способ экономичен – расход электроэнергии в 6... 10 раз ниже, чем при обработке на электроискровом режиме. Значителен износ электрода-инструмента и неудобна в эксплуатации рабочая жидкость, которая разбрызгивается. Это вызывает загрязнение станков, деталей, одежды работающих и требует особых конструкций накладных ванн.

Электроконтактное разрезание в жидкости используется в качестве заготовительной операции при получении заготовок из труднообрабатываемых токопроводящих материалов.

Шлифование в жидкой среде обеспечивает малую шероховатость поверхности и высокую точность размеров, но производительность здесь ниже, чем при абразивном шлифовании. Процесс протекает при малых усилиях на заготовку, поэтому не происходит ее деформации, не образуются заусенцы. Это позволяет успешно использовать способ для заточки инструмента, обработки нежестких конструкций, а также заготовок, где не допустимы заусенцы, например детали летательных аппаратов, приборов, изделий электротехнической промышленности.

Электроконтактный метод в воздушной среде имеет производительность до 900... 1000 мм3/с, что в несколько раз выше, чем при других известных способах разрезания и обдирки специальных сплавов. Процессу свойственна низкая энергоемкость, которая не превышает 1...2 кВт·ч/кг (в 3...5 раз ниже, чем при обработке в жидкости). Однако показатели шероховатости и точности уступают другим способам электроэрозионной обработки. Метод используют для высокопроизводительной черновой обработки заготовок больших габаритов, преимущественно в металлургической промышленности.

Электроэрозионное упрочнение и легирование уступает по производительности другим методам упрочнения, например плазменному напылению, но не повреждает исходный материал, дает достаточно равномерный слой удовлетворительного качества и более технологично. Находит использование в инструментальном производстве и в приборостроении.

Рассмотрим возможности применения электроэрозионных процессов в различных технологических схемах, осуществляемых этими методами.

Прошивание в электроискровом режиме профильным инструментом используют:

а) при прямом копировании:

- для изготовления ковочных штампов, пресс-форм небольших габаритов из твердых сплавов и сталей;

- для изготовления мелких сеток, волноводов, гребенок и других деталей радиоэлектронной промышленности;

- для прошивания отверстий и систем отверстий произвольного сечения в труднообрабатываемых материалах (наименьший диаметр круглого отверстия около 0,1 мм);

- для изготовления отверстий с криволинейной осью;

- для нарезания резьб на твердосплавных и закаленных стальных заготовках;

- при маркировании деталей;

- для изготовления соединительных каналов в корпусных деталях гидроаппаратуры;

- для удаления обломков сверл, метчиков и других инструментов;

б) при обратном копировании:

- для изготовления фасонных наружных поверхностей, имеющих ступенчатые переходы, препятствующие выходу металлорежущего инструмента;

- для изготовления фасонных ступенчатых внутренних поверхностей.

Прошивание в электроимпульсном режиме находит использование:

- при обработке ковочных штампов больших габаритов;

  - для получения рабочего профиля крупногабаритных пресс-форм, например, в радиотехнической промышленности;

  - для предварительной обработки объемных заготовок сложной формы, например лопаток турбин и компрессоров;

  - для изготовления каналов сложного сечения с криволинейной образующей, например межлопаточных выемок в цельных колесах газовых турбин;

- для получения соединительных каналов в деталях гидроаппаратуры;

  - для устранения дисбаланса у деталей из хрупких и твердых материалов, например магнитных сплавов.

Электроэрозионное шлифование в жидких средах используют:

  - при изготовлении деталей из хрупких, вязких материалов и деталей, набранных из тонких листов (роторы электрических машин);

  - для нарезания наружных резьб на деталях из твердых сплавов и закаленных сталей;

  - для получения прецизионных отверстий;

  - для заточки твердосплавного режущего инструмента;

  - для профилирования и правки электропроводных абразивных и алмазных кругов.

Электроконтактное шлифование в воздушной среде позволяет удалить толстые слои металла при относительно высокой шероховатости поверхности. Оно широко используется для удаления местных дефектов и поверхностного дефектного слоя со слитков, поковок, проката.

Разрезание профильным электродом-инструментом в электроискровом режиме позволяет выполнять:

- пазы и щели малой ширины, например в цангах;

- профильные электроды-инструменты для прошивания;

- разрезание заготовок из вольфрама и других материалов.

Разрезанием непрофилированным электродом-инструментом получают:

- узкие сквозные или глухие щели;

- вырубные штампы небольших габаритов из твердых сплавов и закаленных сталей;

- рабочую часть резцов и других инструментов;

- щели в цангах для закрепления деталей малого диаметра (менее 2...3 мм);

- таблетки из магнитных, вольфрамовых сплавов, при обработке которых требуется достичь минимального расхода материала;

- надписи, знаки, гравюры.

Электроконтактное разрезание диском или лентой в жидкости используется:

- для получения заготовок из труднообрабатываемых материалов (нержавеющих, жаропрочных, титановых, магнитных и других сплавов);

- для разрезания труб из конструкционных материалов;

- для прорезания узких пазов и отверстий в деталях.

Разрезание в воздушной среде находит широкое использование в металлургической промышленности для:

- разделения на части проката;

- отрезания литников с крупных литых заготовок.

Электроэрозионное упрочнение и легирование применяют:

- для упрочнения лезвий стального инструмента;

- с целью восстановления размеров изношенных деталей;

- для повышения износостойкости подвижных элементов конструкций;

- для нанесения на электрические контакты материалов с малым электрическим сопротивлением, например серебра.

Порядок проектирования

- По форме обрабатываемой поверхности, ее размерам и требованиям к шероховатости намечают один или несколько способов обработки, позволяющих обеспечить соответствие детали чертежу и техническим условиям; подбирают схему обработки; рассматривают возможность и целесообразность использования многоконтурной и многоэлектродной обработки.

- Намечают маршрут технологического процесса электроэрозионной обработки, для чего определяют последовательность и число операций, выполняемых на станке, и контрольных операций.

- Рассчитывают технологические показатели процесса для каждой операции: производительность, точность, качество поверхности и режимы обработки.

- Расчет режимов выполняют в зависимости от технологических требований к детали: а) при необходимости исключить последующую операцию находят параметры режима, обеспечивающие заданную точность и качество поверхности; б) если деталь должна работать в условиях динамических нагрузок, надо выбирать режимы, при которых отсутствуют микротрещины; в) для достижения минимальной трудоемкости за основу выбора режима принимают максимальную производительность процесса; г) для получения минимальной трудоемкости доводки выбирают режим, при котором затраты на электроэрозионную обработку и последующую доводку будут минимальны.

Режимы рассчитывают в такой последовательности: а) выбирают технологический критерий, который должен быть достигнут в конце операции (точность, шероховатость, производительность и т. д.); б) для выбранного критерия по одной из формул и номограммам, прилагаемых к оборудованию, находят энергию импульса; в) по характеру операции (черновая, чистовая) находят напряжение холостого хода и по предложенным зависимостям – среднее напряжение. Выбирают требуемую диэлектрическую среду (вода, нефтепродукты и др.); г) определяют длительность импульса; д) находят средний ток и ток короткого замыкания; е) для известной энергии импульса и его длительности находят технологические показатели процесса, не являющиеся критериальными.

Рассчитанные показатели точности, шероховатости и состояния поверхностного слоя сравнивают с требованиями чертежа и технических условий. Если хотя бы один из показателей оказывается ниже требований чертежа, необходимо наметить последующие операции, используя для этой цели другие методы обработки (электрохимический, механический и т. д.).

4 Из расчета производительности процесса находят скорость подачи электрода-инструмента. Если площадь обрабатываемой поверхности переменная, то определяют закон движения электрода-инструмента. Устанавливают среднюю скорость подачи

5 Находят основное время обработки детали на станке

to=z/vи.ср,

где z – размер припуска (берется равным углублению электрода-инструмента в направлении подачи).

6 По нормативам находят остальные составляющие штучно-калькуляционного времени tшт-к: вспомогательное время, время обслуживания, время отдыха, подготовительно-заключительное время (при упрощенных расчетах время обслуживания и отдыха берут в зависимости от суммы to + tв):

tшт-к = (to + tв + tобс + tотд + tп-з)/N,

где N - число деталей в партии.

7 Если намечаются дополнительные операции, для доведения технологических показателей до требований чертежа детали необходимо рассчитать их трудоемкость и найти общие затраты времени на выполнение электроэрозионной и последующих операций.

8 Сравнивают общие затраты времени на электроэрозионную и ранее применявшуюся на этой операции обработку. Если проектируют процесс производства нового изделия, то для сравнения берут
технологию механической обработки, позволяющую получить требуемую деталь. Из исходных данных берут программу выпуска деталей, подбирают серийный станок, обеспечивающий изготовление заданной детали, и проводят предварительное технико-экономическое обоснование целесообразности использования электроэрозионной обработки.

Электроэрозионный метод позволяет обрабатывать поверхности, которые не могут быть обработаны традиционными методами. К ним относятся криволинейные глухие и сквозные отверстия переменного сечения, узкие сквозные и глухие пазы, соединительные каналы между углублениями. В подобных случаях нет необходимости в технико-экономическом обосновании.

9 При положительных результатах расчета по п. 8 разрабатывают операционные карты технологического процесса в количестве, определяемом маршрутной картой.

10 Намечают схему базирования, установки и закрепления заготовки, обосновывают целесообразность проектирования специальных приспособлений для установки заготовки и инструмента.

11 Выбирают из числа имеющегося или, в противном случае, проектируют и изготовляют инструмент. При обработке непрофилированным электродом-инструментом выбирают материал, диаметр, скорость перемещения проволоки или стержня, натяжение проволоки и рассчитывают траекторию движения электрода-инструмента. Если станок оборудован числовым программным управлением, то изготовляют программоноситель; в других случаях требуемый контур получают на копире или с чертежа с помощью фотосчитывателя.

12 Разрабатывают технические задания на проектирование специальных приспособлений. При этом учитывают условия установки деталей в приспособлении, необходимость изоляции, защиту подвижных элементов от попадания продуктов обработки, вызывающих абразивный износ.

13 После изготовления всей оснастки и инструмента производят настройку станка и изготовление первой детали.

14 Уточняют режимы обработки в операционных картах, конструкцию инструмента и приспособлений.

15 Проводят уточненный расчет технико-экономических показателей от внедрения электроэрозионного процесса.

5 КОНСТРУКЦИЯ, РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА

Особенности проектирования

Инструмент имеет форму, обратную обрабатываемому контуру на детали, его размеры берутся с учетом межэлектродных зазоров. Исключением являются непрофилированные электроды, для проектирования которых требуется определить только диаметр и материал проволоки или стержня. В этом случае рассчитывают натяжение проволоки, а для стержня – устойчивость при условиях обработки. Все виды электродов-инструментов изнашиваются, и это следует учитывать при определении их начальных размеров.

При проектировании необходимо учесть возможность создания электродов-инструментов для черновой и чистовой обработки, их количество, оценить целесообразность использования на черновых операциях инструмента, ранее примененного для чистовой обработки. Если предусматривается доводка, электроды-инструменты корректируют на размер припуска последующей операции.

При проектировании следует учитывать требования к материалам, из которых изготовлен электрод-инструмент, их стоимость и дефицитность. Если площадь обрабатываемой поверхности S>5∙105 мм2, то для снижения массы электрод-инструмент выполняют пустотелым.

В случае принудительной прокачки рабочей жидкости в электроде должны быть предусмотрены каналы, выходящие в зону обработки. На рисунке показана конструкция электрода-инструмента для прошивания полостей в матрицах для прессования. Рабочая часть выполнена из эрозионно-стойкого материала (рис. 21).

Рисунок 21 –  Конструкция электрода-инструмента

В ней имеются отверстия 2 для прокачки жидкости из внутренней полости в зону обработки. Рабочая часть соединена с технологической 3, которая служит для закрепления инструмента, подвода тока и выполняется из дешевых конструкционных металлов.

Если электрод-инструмент имеет небольшие габариты, то его изготовляют цельным, из материала, применяемого для рабочей части.

Материалы, применяемые для рабочей части

При выборе материала принимают во внимание его эрозионную стойкость, удельную проводимость, возможность изготовления инструмента требуемой формы с минимальными затратами, стоимость, прочность, коррозионную стойкость, отсутствие вредных для здоровья обслуживающего персонала выделений под действием высоких температур при разряде. Для чистовой обработки, осуществляемой обычно на электроискровом режиме, наиболее часто используют инструменты из обычной и пористой меди, латуни. Медь должна быть без примесей, так как даже минимальные включения других элементов резко снижают электроэрозионные свойства, повышают износ. Для черновых операций, выполняемых на электроимпульсном режиме, в качестве материала электродов-инструментов применяют графитовые и медно-графитовые композиции, алюминий, цинковые сплавы. Графитовые материалы стремятся выбирать мелкозернистой структуры – они обладают повышенной механической прочностью. Из таких материалов можно создать инструменты с острыми углами и тонкими перемычками, эффективные на чистовых операциях. К недостаткам следует отнести повышенную стоимость по сравнению с материалами с более крупными зернами и более низкую производительность процесса. Для черновых операций чаще применяют дешевые и стойкие графитовые материалы с укрупненным зерном

Для изготовления мелких отверстий используют инструменты из вольфрама, молибдена, латуни. Вольфрам и молибден обладают высокой эрозионной стойкостью в широком диапазоне режимов. Но это дорогие, дефицитные, трудно поддающиеся обработке материалы.

Для электроконтактной обработки применяют инструменты из меди, латуни, чугуна, дешевых марок стали. Возможно применение и обычных эрозионно-стойких материалов. Серый чугун имеет удовлетворительную эрозионную стойкость при обработке на всех режимах. Он хорошо обрабатывается, недорог, из него выполняют электроды-инструменты для чистовых операций.

Непрофилированные электроды-инструменты обычно изготовляют из вольфрамовой или латунной проволоки. Вольфрамовая проволока имеет большую удельную прочность, но низкую удельную проводимость и применяется для электродов диаметром dпр  0,08 мм.

Конструкция

В зависимости от назначения и материала электроды-инструменты могут быть цельными или сборными.

При схеме прошивания применяют электроды-инструменты в виде стержней (рис.22, а) и трубок (рис.22, б).

а                                       б

Рисунок 22 – Электроды-инструменты различных сечений

Инструменты изготавливаются из проката различных сечений. В них рабочая и технологическая части объединены. Отверстия в трубках могут быть круглыми, прямоугольными, винтовыми и др. Медные стержни и трубки выпускают серийно, их минимальный наружный размер 0,2 мм; допустимая погрешность ±0,01 мм. Аналогичные электроды-инструменты могут быть выполнены из латуни, алюминия и его сплавов.

Для прошивания отверстий используют проволоку диаметром dnp=0,025…1,5 мм, с погрешностью не более ±1,5% от номинального размера. При выполнении прецизионных отверстий (рис.23) после вскрытия их рабочей частью 2 производят калибровку (доводку).

Рисунок 23 – Электрод-инструмент для прошивания прецизионных отверстий

Для этого калибрующую часть  выполняют с большим диаметром и подключают ее к генератору с более мягким калибрующим режимом Известно выполнение электродов с несколькими ступенями и подключением каждой из них на отдельный электрический режим. Иногда калибровку выполняют специальным грибовидным электродом-инструментом, у которого рабочий диаметр D значительно превышает диаметр d, по которому электрод-инструмент устанавливают в электрододержателе. Разница в диаметрах снижает погрешность диаметра отверстия, возникающую вследствие боковых разрядов. По той же причине стремятся уменьшить высоту h. Грибовидные конструкции могут быть цельными и сборными. Нерабочие участки электрода-инструмента иногда покрывают изоляцией или втулкой 2 из диэлектрика.

Для прошивания полостей применяют сплошные или сборные электроды-инструменты из графитовых материалов. Иногда корпус электрода-инструмента выполняют из дешевого конструкционного материала, а на рабочую часть гальваническим методом или напылением наращивают эрозионно-стойкий слой.

Сборные электроды-инструменты могут быть выполнены, например, из набора стержней или трубок.

При электроэрозионном шлифовании в качестве инструмента используют металлический или графитовый диск; для отрезания применяют диски из листового материала с толщиной от 0,3...0,5 мм до нескольких миллиметров или стальную ленту, перемещающуюся по шкивам. Толщина ленты не превышает 1...1,5 мм.

Изготовление

Инструменты из меди, алюминия и их сплавов обычно изготовляют штамповкой, вытяжкой, прокаткой. Точность изготовления соответствует 8...10-му квалитету СЭВ, шероховатость поверхности Ra=2,5...5 мкм. Для придания электродам-инструментам прямолинейности их правят в специальных приспособлениях. Их закрепляют в зажимах, к которым прикладывают растягивающие усилия. Одновременно электроды нагревают током низкого напряжения. Не снимая усилия, электроды охлаждают, после чего они приобретают требуемую форму. Контрольную операцию выполняют на инструментальной плите путем измерения просвета между плитой и электродом-инструментом.

Заготовки для электродов-инструментов, имеющих сложную объемную форму, выполняют литьем. Это экономически целесообразно, если требуется значительное количество одинаковых инструментов. Например, при литье в оболочковые формы их должно быть не меньше 50. Вследствие усадки литые заготовки имеют невысокую точность и требуют дополнительной механической обработки лезвийным и абразивным инструментом (точение, фрезерование, сверление, шлифование и др.). Для точного базирования электрода-инструмента в станке его обрабатывают совместно с электрододержателем, используя в качестве установочных баз присоединительные к станку элементы электрододержателя.

При механической обработке меди, алюминия и их сплавов передние углы инструмента должны быть невелики. Скорость резания для твердосплавных резцов и фрез достигает 5 м/с, подача – до 0,3 мм/об. В случае обработки графитовых материалов желательно использовать твердосплавный инструмент с передним углом 10...12° при скорости резания до 6 м/с, подаче при фрезеровании до 10 мм/с, глубине резания на чистовых операциях порядка 0,5...2 мм. Инструменты из графитовых материалов шлифуют. При этом необходимо оснащать станки местной вытяжкой вентиляцией или пылеуловителями.

Цельные электроды из графитовых материалов можно изготовить методом вихревого копирования.

Графитовые, медно-графитовые, вольфрамокобальтовые электроды-инструменты можно получать по технологии порошковой металлургии. Так изготовляют пустотелые и сплошные конструкции. Форма рабочей поверхности таких инструментов повторяет конфигурацию пресс-форм. Этот процесс рентабелен только при выпуске значительных партий одинаковых электродов-инструментов. К недостаткам процесса следует отнести неравномерность свойств материала после прессования, особенно при сложной конфигурации электрода-инструмента.

Нанесение на рабочую поверхность эрозионно-стойкого материала возможно электродуговым, плазменным, газоплазменным напылением. В этом случае вместо корпуса часто применяют модели многократного использования из керамики, графита, сталей, алюминия, чугуна. Модели могут быть сборными, что упрощает их изготовление. Напыление производят в две стадии: сначала наносят основу из нержавеющей стали, затем – слой эрозионно-стойкого материала толщиной 1,5...2 мм. Полученную оболочку снимают, крепят к электрододержателю и устанавливают на станок. При гальваническом методе формообразования рабочей части можно применять модели из металлов, пластмасс, гипса, легко поддающихся обработке. На нетокопроводящие модели сначала осаждают химическим путем токопроводящий слой, далее его наращивают до требуемой толщины эрозионно-стойким материалом. Предельная толщина слоя 2...5 мм. Модели могут быть одно- и многоразового использования. После гальванического осаждения металла рабочая поверхность имеет высокую точность размеров, малую шероховатость и не нуждается в дальнейшей обработке. Площадь рабочей части может достигать сотен квадратных сантиметров. Недостатками методов являются зависимость толщины слоя от формы модели и большая длительность процесса (до 100 ч на 1 мм толщины).

Кроме того, при изготовлении электродов-инструментов используют пайку, склеивание и другие технологические процессы, применяемые в машиностроении.

Расчет рабочей части

При прошивании отверстий постоянного сечения размеры электрода-инструмента определяют, исходя из размеров отверстия. Для круглых сечений

dэ = dд – 2s6,

где dэ - диаметр электрода-инструмента;

dд - диаметр отверстия в детали;

Sв - боковой зазор, т. е. расстояние между противолежащими участками поверхностей электрода и заготовки, параллельных направлению их движения.

Боковой зазор зависит от энергии импульсов, материалов электродов, состава и направления движения рабочей среды, размеров отверстия. На черновых режимах Sб = 0,15...0,5 мм, на чистовых Sб = 0,005...0,05 мм. Если после электроэрозионной обработки предусмотрена дополнительная операция, то расчетная формула примет вид

dэ=dд –  2(s6 + z),

где z - припуск на последующую обработку. Припуск z должен быть не меньше шероховатости поверхности, глубины измененного слоя, погрешности в результате электроэрозионной обработки и погрешностей установки и базирования на последующей операции. Если электрод-инструмент ступенчатый, то расчет проводят только для калибрующей части.

Длина электрода-инструмента

L = L1 + L2 +L3 + L4,

где L1 - длина участка закрепления в электрододержателе;

L2 - глубина отверстия;

L3 - сокращение его длины за счет износа;

L4  - длина участка, необходимого для калибровки отверстия, если оно сквозное.

Для расчета берут L1 (2...3)dэ; L4= (1,2...1,8)L2; сокращение длины L3 можно оценить как износ у в процентах от длины отверстия L2, т. е. L3=L2у/100.

Тогда

L = (2...3)dd+ (2,2...2,8)L2 + L2 у /100.

Если отверстие глухое, то потребуются электроды-инструменты длиной L'  для черновой и длиной L" для чистовой обработки:

L' = (2...3) dd + L2 + L2 у /100;

L"=(2...3)dэ + L2.

В тех случаях, когда одного электрода-инструмента для калибровки глухого отверстия повышенной точности недостаточно, применяют несколько калибрующих электродов-инструментов с рабочей частью, имеющей длину L'>L". При смене электрода-инструмента следует сохранять единые установочные базы; это позволяет устранить погрешности базирования.

Диапазон скоростей прокачки жидкости через промежуток составляет 0,03...0,8 м/с для графитовых электродов-инструментов и 0,03...0,2 м/с для медных. При меньших скоростях продукты обработки накапливаются в промежутке, нарушая процесс электроэрозионной обработки. Если скорость превышает верхний предел, то возрастает давление жидкости на электрод-инструмент, снижается точность процесса, увеличивается расход энергии на ее прокачку.

Если площадь рабочей поверхности электрода-инструмента не превышает 2000 ... 3000 мм2,   то   можно ограничиться одним отверстием в центре рабочей поверхности инструмента. Отверстия выполняют в выступающих частях электрода-инструмента. Площадь сечения отверстий для подвода жидкости рассчитывают с учетом выбранной скорости её прокачки и зазора в такой последовательности:

1) находят расход жидкости, требуемый для обеспечения заданной скорости потока в межэлектродном промежутке:

Q=VжLnSб,

где Vж - скорость потока жидкости (для расчетов выбирают верхний предел);

Ln - длина периметра углубления в детали (для расчетов берут наибольший периметр);

Sб - боковой межэлектродный зазор.

Если прошивают отверстие, то вместо бокового берут торцовый зазор;

- рассчитывают общую площадь сечения отверстий в электроде-инструменте для  подвода жидкости

F0TB = Q/ Vж отв,

где Vж отв - средняя скорость протекания жидкости через отверстия. Для устранения кавитации на выходе жидкости из отверстия

Vж отв ≤ 8...10 м/с;

- исходя из конструкции углубления, находят число отверстий п для подвода жидкости;

- определяют среднюю площадь отверстия  F1=Fотв/ п;

- рассчитывают диаметр отверстия d = 2√F1/π. Диаметры отверстий выбирают такими, чтобы не искажалась форма полости – обычно d=1...3мм.

Вместо прокачки иногда применяют отсос жидкости через отверстия. Это позволяет избежать попадания загрязненной рабочей среды в боковое пространство между электродами и снижает число паразитных импульсов через боковой зазор. Однако конструкции приспособлений для отсоса значительно сложнее, чем для прокачки жидкости, поэтому такой способ нашел ограниченное использование. Кроме устройств для отвода и подвода рабочей среды, при больших площадях обработки применяют отверстия для дегазации межэлектродного промежутка. Их располагают во впадинах рабочей части электрода-инструмента между отверстиями для прокачки жидкости.

При электроэрозионном шлифовании для повышения технологических показателей обработки целесообразно повышать скорость перемещения инструмента относительно детали. Поэтому при электроэрозионном шлифовании используют скорости круга до 40...50 м/с. Диаметр круга рассчитывают так, чтобы при имеющемся на станке приводе инструмента обеспечить требуемую окружную скорость.

Если инструмент изготовлен из графита, чугуна или другого хрупкого материала, то необходимо выполнить проверочный расчет на прочность его при рабочих скоростях, принимая при этом коэффициент запаса прочности не менее 2. Желательно, кроме того, один-два диска от партии испытать в разгонной камере до частоты вращения, вызывающей их разрыв.

При разрезании расчет профильного дискового инструмента аналогичен приведенному для шлифования.

Для прорезания узких пазов (менее 0,1...0,15 мм) используют проволочный электрод-инструмент, который рассчитывают, исходя из ширины паза Вп. При этом следует учесть уменьшение диаметра проволоки за счет эрозии. Для обработки заготовок с толщиной свыше 15...20 мм рекомендуется использовать проволоку диаметром более 0,2 мм.

Если ширина паза в детали не ограничена, то скорость перемотки проволоки берут близкой к минимальному значению, а расчет ширины паза не делают.

При электроэрозионном легировании размеры электрода-инструмента обычно выбирают из конструктивных соображений (размеров обрабатываемой поверхности заготовки, способа подвода инструмента к месту обработки и др.).

6 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компоновка

Станки для электроэрозионной обработки, в отличие от механообрабатывающих, имеют генератор импульсов, систему очистки и подачи рабочей среды в зону обработки, средства регулирования и управления процессом. Механическая часть включает рабочий стол для установки и закрепления приспособлений или заготовки, ванну для рабочей жидкости, устройство для закрепления электрода-инструмента, механизмы его перемещения, следящие элементы систем регулирования и управления процессом. Генератор импульсов может быть как встроенным, так и выполненным в виде автономного блока. Электрошкаф включает электрические узлы – пускатели, рубильники, предохранители и др. Рабочая жидкость хранится в ванне, которая комплектуется насосом и устройством для очистки среды от продуктов обработки. В большинстве электроэрозионных станков ванну помещают внутри механической части, сокращая потребную для размещения станка производственную площадь. Для уменьшения потерь энергии в соединительных проводах необходимо размещать все элементы в непосредственной близости от механической части. Электроэрозионное оборудование выпускается серийно или изготовляется по индивидуальным заказам. Оно может быть универсальным, специализированным и специальным. В нем используют унифицированные узлы – генераторы, приводы, регуляторы, – пригодные для комплектования различных видов станков.

Оборудование для электроэрозионной обработки может быть как универсальным, так и специальным. Наиболее часто применяются универсальные станки для копировально-прошивочных операций.

Универсальные станки и установки для копировально-прошивочных операций имеют вертикальную компоновку, при которой деталь закрепляется на рабочем столе, снабженном подъемной ванной для диэлектрической среды, а шпиндель станка обеспечивает вертикальное прямолинейное перемещение электрода-инструмента. В станках есть: система подачи и очистки рабочей жидкости (насос, фильтры и отстойники); следящая система, которая автоматически или полуавтоматически поддерживает оптимальный межэлектродный зазор; схемы блокировки и защиты от короткого замыкания. В некоторых станках шпинделю с электродом-инструментом, кроме поступательного вертикального перемещения, сообщается и вращательное, что расширяет круг выполняемых технологических операций. В этом случае шпиндельный узел усложняется – в его конструкцию включается узел рабочей головки, сообщающей электроду-инструменту дополнительное движение. В различных схемах обработки дополнительные движения можно получить с помощью специальных приспособлений, универсальных электроэрозионных головок, различных приставок. Применение специальной оснастки, кроме совершенствования копировально-прошивочных операций, позволяет осуществлять такую сложную обработку, как внутреннее резьбонарезание, обработку внутренних фасонных поверхностей, нарезание наружных резьб и пр. Так, одна из универсальных электроэрозионных головок (ШУЭГ-1) выполняет свыше ста различных операций: прошивку отверстий, обработку внутренних закрытых пазов, внутреннее и наружное резьбонарезание, обработку многогранных и сложнопрофильных отверстий, фасонных наружных поверхностей, радиальных наружных и внутренних пазов, наружное зубонарезание, шлифование поверхности и пр. Такая головка увеличивает производительность, точность обработки, повышает качество обработанной поверхности. Технические данные головки ШУЭГ-1 следующие:

Диаметр обрабатываемых отверстий, мм	                                5…80

Диаметр обрабатываемых наружных поверхностей, мм	 5…50

Длина обрабатываемой поверхности, мм	                                до  50

Мощность электродвигателя головки, Вт	                                     70

Габаритные размеры, мм	                          140x140x600

Масса, кг	                                     10…12

Специальные и специализированные электроэрозионные копировально-прошивочные станки предназначены для обработки конкретной детали или типа деталей. В отличие от универсальных, они характеризуются большей производительностью и более высокой точностью. В некоторых случаях такие станки создаются на базе универсальных, в других – это совершенно оригинальные конструкции. Так, на базе универсального копировально-прошивочного станка 4723 создан специальный двухшпиндельный 4723Д. На нем обрабатываются рабочие колеса турбин диаметром до 300 мм, лопатки турбинных колес, а также штампы и др. Фасонные поверхности пресс-форм для протектора автомобильных шин обрабатывает электроэрозионный шестишпиндельный полуавтомат МА-4729. Специальный электроэрозионный шестишпиндельный полуавтомат МЭ-64 позволяет обрабатывать три пера лопаток турбин одновременно с внутренней и наружной сторон. Время обработки одной лопатки 1 ч при достижимой шероховатости поверхности Rz = 80…40.

Для выполнения высокоточных отверстий в деталях топливной аппаратуры электроэрозионной прошивкой выпускаются специальные станки, работающие в полуавтоматическом и автоматическом режимах. Например, станок 34М2 используется для получения отверстий диаметром 0,15…0,4 мм в дизельных распылителях. На нем можно также обрабатывать разнообразные цилиндрические и конические детали с различным количеством отверстий, расположенных по окружности. Время обработки отверстий диаметром 0,3 мм на глубину 0,7 мм составляет 15 с. Электроэрозионный специальный автомат 62М предназначен и для обработки отверстий диаметром 0,15±0,01 мм в корпусах распылителей. Его технические данные следующие:

Диаметр электрода инструмента,	мм         0,125+0,003

Производительность, шт./ч	                              15

Потребляемая мощность, кВт	                              0,3

Габаритные размеры, мм	                   410x640x476

Масса, кг	                               60

Для обработки сеток и сит с количеством отверстий до нескольких десятков тысяч созданы электроэрозионные установки с многоконтурными схемами источников питания. Один из таких станков (МЭ-25) для изготовления отверстий диаметром 0,4…0,5 мм в ситах из листов нержавеющей стали длиной 816 мм, шириной 710 мм и толщиной 0,7…0,8 мм имеет следующие технические данные:

Количество отверстий на 1 см2 обрабатываемой площади, шт.	45

Количество одновременно работающих головок, шт.	                      9

Шаг движения головок, мм	                                   1,2; 1,3; 1,4, 1,5; 1,6

Наибольшее количество контуров в головке, шт.	                    16

Габаритные размеры, мм	                                               177x1735x1365

Масса, кг	                                                                                        2100

На станке МЭ-9 можно одновременно обрабатывать до 8000 отверстий диаметром 1…2 мм в листах из нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм, шириной 710 мм неограниченной длины. Мощность станка 8 кВт; габаритные размеры 2030х1540х1695 мм, масса 1460 кг.

Операции клеймения, удаления сломанного инструмента и другие можно выполнять как на универсальных копировально-прошивочных, так и на специальных станках.

Для вырезки с помощью непрофилированного электрода (электрода-проволоки) выпускают различные станки. Конструктивно эти станки имеют почти все те узлы, что и копировально-прошивочные. Только инструментодержатель выполнен в виде специального кронштейна с механизмом перемотки электрода-проволоки. Электрод может вырезать как по копиру, так и с использованием программного управления.

Промышленностью освоен выпуск специальных станков электроэрозионного шлифования. Станок МЭ-18 обрабатывает внутренний запорный конус распылителя форсунки дизельного двигателя. Станок шестишпиндельный, работает в полуавтоматическом режиме, производительность обработки – до 96 шт./ч. Станок МЭ-38 шлифует плоскости деталей из металлокерамических твердых сплавов, специальных карбидных и магнитных металлов и сплавов, других труднообрабатываемых материалов. Инструментом служит вольфрамовомедный, латунный или медный диск.

Кроме универсальных и специальных станков, выпускаемых промышленностью, многие предприятия для электроэрозионных процессов применяют станки и установки, созданные модернизацией существующего металлорежущего оборудования. При этом модернизация предполагает выбор необходимого источника питания (генератора импульсов), схемы и конструкции автоматического следящего привода, чтобы поддерживать оптимальный межэлектродный зазор, типа рабочей жидкости, способа подачи ее в зону обработки, метода очистки ее от продуктов эрозии и т. п. Разрабатываются специальные узлы – токоподводящее устройство, стол станка с резервуаром для рабочей жидкости, механизм привода инстру-ментодержателя, изоляция электрода-инструмента и заготовки от корпуса станка и др.

Для обработки соединительных каналов в труднодоступных местах корпусных деталей станки ТС-135, ТВ-320, 1616 и прочие модернизированы в электроэрозионные. Чтобы выполнять работы, связанные с прошивкой отверстий по точным координатам, на многих предприятиях создаются электроэрозионные установки на базе инструментальных микроскопов.

Дальнейшее совершенствование электроэрозионных станков заключается в разработке систем автоматического программирования режимов. Реализовать это можно с помощью систем числового программного управления (ЧПУ) на базе средних и малых ПК. Оснащение станков микро-ПК позволяет реализовать новые функции электроэрозионного оборудования, повышает его эффективность. В частности, такая система ЧПУ работает совместно с электроэрозионным вырезным станком А207.61. Электрод-проволока перемещается по линейной и круговой траекториям.

Представляет интерес проектирование электроэрозионного оборудования для обработки деталей площадью до нескольких квадратных метров. Это такие детали, как, например, штампы для формирования крупных элементов автомобильных кузовов. Чтобы быть достаточно жестким, станок должен иметь портальную конструкцию. Поскольку электрод-инструмент обладает большой массой (до 15 т), предусматривается гидравлический противовес. Это дает возможность точно координировать инструмент. На одном из западногерманских станков стол станка выдвигается, что позволяет беспрепятственно устанавливать заготовки размерами (с элементами крепления) до 3800х2200 мм. При четырехконтурной схеме обработки на изготовление штампа боковой части автомобиля на этом станке уходит примерно 85 ч при достижимой шероховатости Rz < 25 мкм. По сравнению с одноконтурной схемой трудоемкость сокращается вдвое.

7 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Электрохимическая обработка использует процессы электролиза, т. е. химические превращения, которые наблюдаются на поверхности электродов, помещенных в среду электролита. Заготовка подключается к аноду, а инструмент – к катоду. Приоритет в создании и разработке электрохимической обработки принадлежит советским изобретателям В.Н.Гусеву и Л.А.Рожкову, которые в 1928 г. предложили использовать анодное растворение для направленного удаления материала при формообразовании деталей. Дальнейшее развитие и внедрение методов электрохимической обработки стало возможным благодаря фундаментальным работам отечественных исследователей – Ф.В.Седыкина, Ю.Н.Петрова, И.И.Мороза, В.П.Смоленцева, В.Д.Кащеева, Л.Б.Дмитриева и др.

В зависимости от механизма разрушения и способа удаления из рабочей зоны продуктов реакции условно выделяют два направления, по которым развивается электрохимическая обработка. Первое – электро-химико-гидравлическая обработка (иногда ее называют анодно-гидравлической, просто электрохимической или анодным резанием); второе – электрохимико-механическая.

Электрохимическая обработка – высокопроизводительный технологический процесс, успешно применяемый в различных отраслях промышленности. В последнее время методы электрохимической обработки становятся одними из основных при изготовлении деталей из токопроводящих труднообрабатываемых металлов и сплавов. Этими методами на многих предприятиях получают сложные полости в штампах, пресс-формах и литейных формах, лопатки и колеса турбин, шлифуют и разрезают детали, удаляют сломанные инструменты и крепежные детали, клеймят и выполняют многие другие технологические операции.

Общие сведения

В основе процесса электрохимической обработки лежит явление анодного растворения металла. В рабочей среде – электролите – молекулы вещества распадаются на электрически заряженные частицы – ионы, каждый из которых переносит один или несколько электрических зарядов. Количество положительных и отрицательных зарядов, переносимых ионами, одинаково. Поэтому электролит электрически нейтрален.

Без внешнего электрического поля ионы в электролите движутся хаотически, и электрический ток не наблюдается. Если металлические проводники, помещенные в электролит, подключить к источнику постоянного тока (рис. 24); то в электролите возникает направленное движение ионов. Положительные ионы (катионы) будут двигаться к катоду, отрицательные (анионы) – к аноду. Вблизи электродов постепенно повысится концентрация ионов противоположного знака. В результате на катоде начнется восстановление катионов, а на аноде – окисление металла, т. е. анодное растворение.

Рисунок 24 –  Схема процесса анодного растворения

Чтобы растворить 1000 мм3 железа в течение 1 мин., нужно пропустить ток силой 450 А. При этом образуется 12,8 г гидроксида железа  Fe (OH)2, который, окисляясь, превращается в 15 г гидроксида железа Fe (ОН)3. Из раствора выделяется 0,28 г водорода (3,5 л при атмосферном давлении). Для связывания продуктов растворения железа расходуется 5,28 г воды.

Интенсивность анодного растворения подчиняется первому закону Фарадея, согласно которому количество растворенного металла анода пропорционально количеству электричества, прошедшего через межэлектродный  промежуток:

G=ЭIt,

где G - масса удаленного вещества, г;

Э - электрохимический эквивалент, г/(А∙ч);

I - сила тока, A;

t - время обработки, ч.

Электрохимический эквивалент определяется свойствами вещества и не зависит от температуры, состава электролита, скорости, объема электролита и давления в межэлектродном промежутке.

При электрохимической обработке применяют различные способы удаления пассивированного слоя: интенсивное обновление электролита; введение в него активирующих ионов; наложение ультразвуковых или механических колебаний на электроды; применение абразивонесущего электролита и т. п. При анодно-механической обработке пассивированный слой удаляют механически. Эти способы позволяют не только снизить, но и предотвратить пассивирование, обеспечить более высокую плотность тока, а, следовательно, и скорость съема металла.

Электролиты, применяемые в электрохимической обработке, – одно из основных условий высокой производительности. Электролит выполняет несколько функций:

1) является средой, в которой проходят химические и электрохимические процессы;

2)	прокачиваемый через межэлектродный зазор, интенсивно удаляет из рабочей зоны продукты анодного растворения и образовавшиеся газы;

3) охлаждает электроды и обрабатываемую заготовку.

Электролиты должны иметь высокую электропроводность, возможно меньшее коррозионное воздействие на металлы и минимальную вязкость, чтобы легко прокачивались через межэлектродный зазор, быть простыми в приготовлении и эксплуатации, безопасными в работе, дешевыми и недефицитными.

Самую высокую электропроводность имеют водные растворы кислот и щелочей. Однако в электрохимической обработке их применяют только для специальных операций лишь при наличии коррозионно-стойкой аппаратуры и специальных вентиляционных устройств. Наиболее широко распространены нейтральные растворы неорганических солей.

Важная характеристика электролитов – их водородный показатель рН. Представляя собой отрицательный десятичный логарифм нормальной концентрации водородных ионов в водном растворе, показатель рН определяет кислотность раствора. Величина рН для нейтральных растворов близка к 7. Подщелачивание раствора увеличивает рН, подкисление – уменьшает. Постоянство рН поддерживают, добавляя к раствору небольшие количества кислоты или щелочи.

В процессе электролиза свойства электролита изменяются: он загрязняется продуктами анодного растворения, изменяются его состав, температура, электропроводность, вязкость и т. п. Все это существенно влияет на точность и качество формообразования, производительность процесса.

Гидродинамические свойства электролита (скорость циркуляции, вязкость, давление) значительно влияют на характер протекания анодного растворения. При низкой скорости циркуляции в межэлектродном промежутке накапливаются продукты анодного растворения, что искажает электрическое поле в зоне обработки (появляются участки с повышенными плотностями тока). В результате ухудшается анодное растворение, снижается точность обработки. Поскольку продукты анодного растворения имеют определенную электропроводность, то могут возникнуть короткие замыкания, местные прижоги и т. п., ухудшающие качество обработки. Для интенсификации анодного растворения и лучшего удаления продуктов обработки скорость циркуляции электролита повышают. Однако чрезмерное ее повышение может вызвать явление кавитации, увеличить турбулентность потока, при которых уменьшается поверхность контакта электролита с электродами, повышается сопротивление электролита и снижается съем материала электрода-анода. Поэтому выбирают оптимальные гидродинамические условия, при которых обеспечивается полный и своевременный унос продуктов электролиза. В частности, оптимальную скорость циркуляции электролита можно принять равной 0,1 л/с на 1 см2 обрабатываемой поверхности при рабочей плотности тока 1 МА/м2. Чтобы улучшить гидродинамические условия в межэлектродном зазоре, рекомендуется вместе с электролитом подавать в зазор инертный газ. Электропроводность электролита при этом несколько снижается, но обеспечивается более равномерное его распределение в межэлектродном зазоре, что способствует и более равномерному анодному растворению металла по всей поверхности. Кроме того, подача в зону обработки инертного газа снижает вероятность образования в рабочей камере взрывоопасной смеси.

Большое значение имеет степень очистки электролита от продуктов анодного растворения. Шлам, образующийся в результате обработки, представляет собой аморфный остаток, состоящий из оксидов и гидроксидов металлов, которые входят в материал детали (анода). Если анодом является материал, содержащий углерод, одним из компонентов шлама будет графит. Из-за малых размеров частиц шлама очистка электролита затрудняется. Для удаления шлама из электролита используют отстойники, центрифуги, фильтры различных конструкций. Чтобы лучше осадить и отфильтровать мелкодисперсные суспензии электролитов (взвеси частиц шлама в электролите), применяют коагулирующие вещества (например, полиакриламид), с помощью которых шламовые соединения объединяются в образования, поддающиеся фильтрации.

Кроме направленного анодного растворения, пропускание электрического тока через электролит вызывает и побочный электролизный процесс – коррозию незащищенных металлических поверхностей оборудования. Это становится причиной быстрого износа некоторых узлов электрохимических станков и установок. Чтобы снизить корродирующее действие электролитов, используют различные ингибиторы, которые хорошо растворяются в электролите. Нельзя добавлять такие ингибиторы, которые способствуют образованию на обрабатываемой поверхности нерастворимых пленок, так как это снизит производительность и качество обработки. Чтобы уменьшить коррозию чугуна, легированной и нержавеющей стали, латуни, к раствору хлорида натрия добавляют, например, бихромат калия (К2Сг207).

Требования  к оборудованию для электрохимической обработки

Устройства, обеспечивающие стабильность процесса электрохимической обработки, – это источники питания, системы регулирования межэлектродного зазора, защиты от короткого замыкания, подачи и очистки электролита.

Источники питания представляют собой машины или установки, подводящие к катоду постоянный электрический ток. Требования к источникам питания определяются характером процесса, обусловленным технологическими и экономическими соображениями. Основные требования следующие:

а) обеспечение наилучших технологических параметров обработки (производительности, качества поверхности, точности и энергоемкости процесса);

б) рациональный выбор рода тока и источников питания. Для электрохимической обработки используют источники постоянного тока. Согласно СТ СЭВ-77 приняты следующие номинальные токи: 0,05; 0,1; 0,32; 0,63; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100 кА. На этом основании разрабатываются источники постоянного тока, имеющие несколько ступеней напряжения – 9; 12; 18; 24 В, с плавной регулировкой напряжения ступеней на 6 В при номинальном токе нагрузки и напряжении питающей сети.

Тип источника питания можно правильно выбрать, приняв за базисную величину плотность тока около 1 МА/м2 и зная максимальную площадь обработки детали. Источниками питания должны быть источники напряжения, которые поддерживают постоянное напряжение на электродах и обеспечивают саморегулирование при отклонениях межэлектродного зазора. Это повышает  точность обработки.

Важным фактором, определяющим протекание электрохимической обработки, является межэлектродный зазор. Интенсивность анодного растворения зависит от плотности тока, а она, в свою очередь, – от межэлектродного зазора и напряжения на электродах. Наибольшие производительность и точность обработки получаются при минимальных межэлектродных зазорах. Но чтобы надежно удалялись продукты анодного растворения из зоны обработки, межэлектродный зазор должен быть сравнительно  большим.

Регулирование межэлектродного зазора при электрохимической обработке происходит автоматически. Для этого используют различные технологические параметры обработки – силу рабочего тока, напряжение между электродами, давление электролита, скорость анодного растворения, межэлектродный зазор и т. д. Самый надежный параметр регулирования – зазор. Однако во время электролиза его величину измерить нельзя. Сделать это можно, отключив ток, или во время пауз между импульсами тока, что трудно.

В зависимости от выбранного параметра принимают систему регулирования межэлектродного зазора. Наиболее распространены системы двух типов. В системах первого типа зазор поддерживается постоянной скоростью подачи инструмента, которая равна скорости анодного растворения. Постоянная подача электрода-катода (инструмента) осуществляется с помощью гидродвигателей, двигателей постоянного тока, шаговых двигателей. Такие системы сравнительно просты в исполнении, но надежны лишь при достаточно больших зазорах и обработке поверхностей с постоянной площадью обработки.

Система защиты от короткого замыкания должна обеспечить своевременное отключение источника и отвод катода от обрабатываемой поверхности. Ни одна из существующих систем автоматического регулирования межэлектродного зазора не обеспечивает надежной защиты от короткого замыкания. Последнее вызывается плохой работой следящей системы, неоднородностью структуры обрабатываемого материала, наличием в электролите крупных частиц продуктов обработки. В результате короткого замыкания протекают большие токи, разогревается и разрушается поверхность катода. В некоторых случаях электроды свариваются, что выводит из строя инструмент-катод. Возможно также повреждение источника питания.

Система подачи и очистки электролита в современных электрохимических установках включает в себя следующие основные узлы и устройства: резервуары для хранения электролита; трубопроводы с вентилями, предохранительными клапанами, манометрами; статические – фильтры (трубчатые, сетчатые) или динамические – центрифуги; насосы для подачи свежего электролита в межэлектродный зазор и загрязненного – на фильтры. К этой системе предъявляются высокие требования, так как степень очистки и стабильность подачи электролита в зону обработки определяют производительность и точность установки.

8 ЭЛЕКТРОХИМИКО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Электрохимико-гидравлическая обработка представляет собой процесс направленного анодного растворения токопроводящего материала в среде проточного электролита, который удаляет продукты анодного растворения.

Катод-инструмент 1 и анод-заготовка 3 подключены к источнику постоянного тока большой силы и низкого напряжения. В начале  обработки участки инструмента-катода 1 расположены на различных расстояниях от поверхности заготовки-анода 3. От этих расстояний (зазоров 2) зависит плотность тока, протекающего через соответствующие участки инструмента и заготовки. Чем больше плотность тока, тем выше скорость анодного растворения участка детали, тем интенсивнее удаляется металл с анодной поверхности. Наоборот, анодная поверхность, более удаленная от поверхности инструмента, растворяется медленнее. В результате анодного растворения зазоры между электродами выравниваются, конфигурация поверхности анода-заготовки постепенно изменяется, приобретая форму зеркального отображения электрода-инструмента. Электрохимико-гидравлическую обработку применяют для формообразования деталей сложной формы, прошивки отверстий, изготовления фасонных пазов и щелей, обработки поверхностей типа тел вращения и т. п. На установке для электрохимико-гидравлической обработки (рис.25) инструмент-катод 3 закреплен в шпинделе 1.

Рисунок 25 – Схема формообразования детали

при электрохимико-гидравлической обработке

Заготовка-анод 4 установлена на рабочем столе 6. Рабочая зона ограничена кожухом 2. Электролит из резервуара 8 насосом 7 через фильтр 5 подается по каналам шпинделя и электрода-инструмента в межэлектродный зазор. Отработавший электролит с продуктами анодного растворения стекает в резервуар 10, откуда после отстоя поступает в центрифугу 9 и затем, полностью очищенный, вновь включается в рабочий цикл. При обработке шпинделю вместе с электродом-инструментом сообщается движение подачи. Специальная следящая система обеспечивает постоянство межэлектродного зазора. По мере перемещения электрода-инструмента заготовка-анод растворяется, и образуется полость заданной формы и размеров.

Технологические характеристики. Возможности электрохимико-гидравлической обработки определяются следующими технологическими характеристиками: производительностью, точностью, качеством обработанной поверхности.

Под производительностью электрохимико-гидравлической обработки понимают количество материала, удаляемое с обрабатываемой поверхности в единицу времени. Согласно первому закону Фарадея, количество растворившегося на электроде вещества пропорционально электрохимическому эквиваленту вещества, силе тока и времени его пропускания. Фактически вследствие различных побочных процессов растворяется меньше материала. Действительное количество удаленного материала

Q = Qт k,

где QT = hIt - теоретическое количество удаленного вещества;

h - электрохимический эквивалент;

I - сила тока;

t - время пропускания тока;

k - коэффициент выхода по току, %. Практически достигнутый выход по току при электрохимико-гидравлической обработке металлов находится в пределах 80…98 %.

На производительность процесса влияют плотность тока, тип электролита, исходная структура материала заготовки.

Точность обработки зависит от условий электролиза, гидродинамических характеристик потока электролита, конструкции инструмента-катода, способа подачи электролита в рабочую зону и др. Кроме того, на точность обработки могут заметно влиять состояние и структура материала заготовки, шероховатость рабочей поверхности инструмента, плотность электрического тока и непостоянство межэлектродных зазоров. При плотности тока 0,ЗМА/м2 точность составляет ± 0,15 мм, а при 1,2…1,3 МА/м2  –  ± 0,08 мм.

Качество обработанной поверхности определяется ее микрогеометрией, структурными и физико-химическими изменениями, возникшими в результате обработки. Как правило, шероховатость поверхности после обработки этим методом лежит в пределах Ra=0,63…0,32.

На шероховатость влияют физико-химические свойства исходной поверхности, состав, свойства и состояние электролита, скорость его движения в межэлектродном зазоре, состав и состояние продуктов анодного растворения. Шероховатость значительно зависит от плотности технологического тока и скорости электролита. Чем выше плотность тока, тем меньше высота микронеровностей обработанной поверхности. При увеличении скорости электролита шероховатость также снижается. Припуск Z также влияет на шероховатость обработанной поверхности.

Итак, для уменьшения шероховатости обработанной поверхности рекомендуется:

- обрабатывать детали при минимальных межэлектродных зазорах (0,1…0,3 мм) и возможно более высоких плотностях тока (не менее 0,15…0,2 МА/м2);

- вести обработку при невысоких температурах электролита (не выше 30…35 °С);

- применять различные добавки к электролиту для повышения его вязкости (не в ущерб свободному протеканию электролита через межэлектродный  зазор).

Типовые технологические операции электрохимико-гидравлической обработки - обработка полостей, деталей типа тел вращения и лопаток турбин, вырезка и разрезка, электрохимико-гидравлическое профильное шлифование и др. (рис.26…30).

Рисунок 26 – Схема обработки полости

Рисунок 27 – Схема обработки кольцевых канавок

Рисунок 28 – Схема обработки наружной цилиндрической поверхности

Рисунок 29 – Схема обработки пластинчатым (а) и дисковым (б) электродами

Рисунок 30 – Схема электрохимико-гидравлического профильного шлифования

Преимущества электрохимико-гидравлической обработки

- Нет механического контакта инструмента с обрабатываемым изделием.

- Можно обрабатывать нежесткие детали.

- Нет заусенцев в результате обработки.

- Практически отсутствует износ инструмента и нагрев детали.

- Такие параметры, как твердость, хрупкость, вязкость обрабатываемого материала, не влияют на скорость.

- Материал в результате обработки не упрочняется, поэтому нет необходимости в последующих операциях отжига, закалки, снятия заусенцев.

- Следов инструмента на обработанной поверхности нет.

- Большая производительность процесса по сравнению с другими электрофизическими методами (до 25 кг/ч).

- Бесшумность обработки вследствие отсутствия искрообразования и  вибраций.

- Высокая квалификация для работы на оборудовании не нужна.

- Безопасность напряжения применяемого тока.

Недостатки электрохимико-гидравлической обработки

- В электролите из водных растворов солей обработанные детали корродируют.

- Трудно утилизировать шлам.

- Сравнительно невысока точность обработки при прошивке полостей, обработке пера лопатки и т.п. ±0,1-0,2 мм, но при обработке тел вращения ±0,025 мм.

9 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА

Общие сведения

Ультразвуковые колебания представляют собой упругие волны, распространяющиеся в какой-либо материальной среде – газах, жидкостях, твердых телах. Скорость распространения этих колебаний зависит от плотности и упругости среды.

Гармоническое волновое движение, к которому относятся и ультразвуковые колебания, характеризуется длиной волны λ и амплитудой колебаний А. Длина волны λ определяется частотой f и скоростью распространения с:

λ = c/f.

В зависимости от упругих свойств среды в ней могут наблюдаться продольные и поперечные звуковые колебания. В жидкостях и газах бывают лишь продольные колебания, при которых волна распространяется в направлении колебательного движения частиц. В твердых телах с упругостью формы встречаются и поперечные колебания. В этих случаях частицы среды колеблются перпендикулярно к направлению распространения волны. Для ультразвуковой размерной обработки наиболее интересны продольные упругие колебания в твердых телах.

Скорость распространения продольных колебаний в твердых телах с, м/с, определяют по формуле

c =Eρ,

где Е - модуль продольной упругости, Па;

а в жидкой среде

c =1ρβ,

где ρ - плотность среды, кг/м3;

β - сжимаемость среды, Па-1.

К ультразвуковым относятся колебания, частота которых превышает 10…15 кГц. Наиболее характерная особенность заключается в следующем. Ультразвук сильно поглощается воздухом и газами и намного слабее – твердыми телами и жидкостями. Поэтому в жидкостях и твердых телах ультразвуковые волны могут проходить большие расстояния, сравнительно мало ослабляясь. Интенсивность ультразвуковой волны

I = ρcω2A2/2,

где ω = 2πf - круговая частота.

Высокая частота позволяет получать колебания интенсивностью 10…100 Вт/см2. При таких больших интенсивностях ультразвуковые колебания воздействуют на свойства вещества и ход технологических процессов. В частности, они приводят к диспергированию (раздроблению) твердых и жидких материалов – важному эффекту для размерной обработки. Одно из свойств ультразвука состоит в том, что можно получить направленное излучение и сфокусировать его энергию на сравнительно небольшую площадь рабочего инструмента. Ультразвуковые колебания высокой интенсивности (10 Вт/см2) используют как источник энергии для различных физико-химических превращений и технологических процессов. Для технологических целей наиболее широко применяют источники ультразвуковых колебаний, преобразующие электрическую энергию в механические колебания соответствующей частоты при помощи различных преобразователей. Источником электроэнергии звуковой или ультразвуковой частоты могут быть машинные и ламповые генераторы.

Электрическая энергия ультразвуковой частоты преобразуется в энергию ультразвуковых механических колебаний с помощью специальных преобразователей. Наиболее распространены магнитострикционные и пьезокерамические преобразователи. Для промышленного получения  ультразвуковых колебаний частотой 16…25 кГц в настоящее время, как правило, применяют магнитострикционные преобразователи.

Магнитострикция – это свойство ферромагнитных тел (железо, никель) под воздействием магнитного поля изменять свои размеры. Мерой магнитострикционного эффекта является магнитострикционное удлинение – относительное изменение длины стержня при наложении внешнего магнитного поля определенной величины. Обычно магнитострикционное удлинение очень мало, но в режиме гармонических колебаний амплитуду последних можно значительно увеличить, используя явление механического резонанса.

Ультразвуковая обработка (УЗО) представляет собой разновидность механической обработки. Она основана на использовании энергии ультразвуковых колебаний инструмента, воздействующих на заготовку через абразивные частицы, твёрдость которых превосходит твёрдость обрабатываемого материала. Эти частицы, получив импульс движения от колеблющегося торца инструмента, врезаются в обрабатываемую поверхность, скалывая с неё микрочастицы.

УЗО выполняют на ультразвуковых станках мощностью от 100 Вт до 4 кВт. Основным узлом таких станков является акустическая головка с источником ультразвуковых колебаний в виде магнитострикционного преобразователя, представляющий собой ферромагнитный сердечник, способный изменять свои размеры в переменном магнитном поле (эффект магнитострикции). Такой способностью обладают сердечники, изготовленные из никеля, железокобальтовых, железоалюминиевых и других сплавов.

Созданное с помощью генератора 1, источника постоянного тока 2 и обмотки 3 переменное поле обеспечивает колебание торца сердечника 9 (частота f=16…30 кГц, амплитуда А=5…10 мкм) (рис.31). Для увеличения амплитуды до 40…60 мкм к торцу крепят резонансный волновод-концентратор 4, на конце которого закрепляют инструмент 8. Для подачи в рабочую зону абразивной суспензии станок снабжают ванной 7 и патрубком 5, по которому насос 6 прокачивает суспензию.

1 - генератор УЗГ; 2 - источник постоянного тока; 3 - обмотки;

4 - волновод-концентратор; 5 - патрубок; 6 - насос; 7 - ванна;

8 - инструмент; 9 - сердечник; 10 - обрабатываемая заготовка

Рисунок  31 –  Схема ультразвуковой обработки

Наиболее интенсивный съём материала происходит в направлении колебаний инструмента, на его боковых поверхностях протекает менее интенсивно. УЗО производится в жидкой среде (воде), несущей абразивные частицы, что улучшает условия их обмена и интенсифицирует удаление продуктов обработки вследствие ультразвукового кавитирования жидкости в рабочей зоне.

УЗО подвергают твёрдые и хрупкие материалы (например, стекло, керамику, ситаллы,  кремний, твёрдые сплавы и т.д.). Пластичные и вязкие материалы этим методом не обрабатывают. Ультразвуком обрабатывают пазы, сквозные и глухие отверстия любой формы, разрезают заготовки, гравируют и профилируют поверхности и т.д. Инструменты для УЗО выполняют из прочных, но вязких материалов (HRCЭ 35…40). В качестве абразива для УЗО обычно применяют карбид бора, который имеет высокую твёрдость и хорошо смачивается водой и благодаря сравнительно небольшой плотности удовлетворительно переносится жидкостью. Применяются также такие абразивные материалы, как карбид кремния и электрокорунд.

### Основные схемы УЗО

Размерная обработка заготовок из твёрдых и хрупких материалов. Сообщая инструменту и заготовке различные виды подач (продольную, поперечную) и меняя профиль сечения инструмента, можно прошивать глухие и сквозные отверстия, обрабатывать углубления, пазы при прямом и обратном копировании, разрезать заготовки больших размеров, обрабатывать криволинейные и кольцевые пазы по копиру и т.д.

Интенсификация процессов резания при сообщении вынужденных ультразвуковых колебаний металлическим или абразивным инструментом (рис. 32). На режущий инструмент 2 подаются ультразвуковые колебания от концентратора 3, соединённого с ультразвуковым преобразователем 4. Режущему инструменту сообщается продольная и поперечная подача, заготовке – вращение. Ультразвуковая обработка позволяет повысить производительность, качество поверхностного слоя, снизить силы резания и крутящий момент.

1

2 2

4

3

дs

# Рисунок 32 – Схема интенсификации процесса резания

#### Ультразвуковое упрочнение (рис.33).  Инструмент выполнен в виде шарика 2, который связан с концентратором колебаний 3, поступающих от преобразователя 4.

1

2

3

4

Дs

Рисунок 33 – Схема ультразвукового упрочнения

Инструмент прижимается с небольшим усилием Рст к вращающейся заготовке 1. Ультразвуковые колебания значительно снижают сопротивление пластической деформации поверхностного слоя заготовки.

Обработка мелких деталей свободным абразивом (рис. 34). Детали 3 помещаются в ванну 1, в которую заливается жидкость с абразивом 2. Ультразвуковые колебания в жидкости возбуждаются инструментом 4, торец которого служит дном ванны. Инструмент соединён с ультразвуковым преобразователем 6 через концентратор 5. Детали 3 находятся в жидкости во взвешенном состоянии. Обработка применяется в основном для снятия заусенцев.

1

2

3

4

5

6

Рисунок 34 – Схема обработки деталей свободным абразивом

Для ускорения процесса к жидкости прикладывают статическое давление Рст. Удаление заусенцев происходит в результате кавитационного разрушения и обработки абразивными зёрнами.

Ультразвуковая очистка основана на использовании ряда явлений, возникающих в жидких средах при возбуждении в них интенсивных ультразвуковых колебаний. Особенно большое значение имеют кавитационные явления, местные гидродинамические потоки, способствующие перемешиванию жидкости, тепловой эффект и некоторые другие явления.

Ультразвуковая очистка возможна как в химически активных, так и в нейтральных средах, не растворяющих загрязнения.

Так как силы, действующие на частицы загрязнения, более или менее равномерно распределены по всему объему раствора, то возможна очистка не только поверхностей, но и углублений, пазов и отверстий небольшого диаметра, деталей и узлов сложной конфигурации.

Ультразвуковая сварка и пайка (рис.35). Ультразвуковая сварка является дополнением к существующим способам сварки в промышленности. Ультразвуковая пайка и лужение позволяют соединять легкоокисляющиеся металлы, соединение которых обычными способами затруднительно.

1 – преобразователь; 2 – концентратор;  3 – наконечник;

4 – свариваемые детали; 5 – опора

Рисунок 35 – Схема ультразвуковой сварки

Управление процессом ультразвуковой размерной обработки

## Производительность

Производительность ультразвуковой размерной обработки зависит в первую очередь от амплитуды колебаний инструмента, физико-механических свойств обрабатываемого материала, состава и свойств абразивной суспензии и способа её подвода, статической нагрузки (силы подачи), площади поперечного сечения инструмента, глубины обработки. Производительность Q (мм/мин) можно рассчитать по эмпирической формуле (скорость подачи)

Q = j(A2Pст)а fв,

где j – коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала и абразивной суспензии;

а=0,5…1 и в=0,5…1 – показатели степени, зависящие от условий обработки;

А – амплитуда колебаний, мкм;

Рст – сила подачи, Н;

F – частота, Гц.

При увеличении амплитуды колебаний А увеличивается скорость главного движения и, следовательно, производительность процесса. Максимально допустимая амплитуда колебаний ограничивается усталостной прочностью материала инструмента и концентратора.

Размерную ультразвуковую обработку целесообразно применять только для хрупких материалов. Производительность обработки стекла, выражаемая скоростью съёма материала, Qv=3000…5000 мм3/мин в 20…50 раз превышает производительность обработки твёрдого сплава ВК8. Зависимость производительности от свойств материала отражена в формуле и задаётся коэффициентом.

На производительность обработки влияет твёрдость применяемых абразивных зёрен, их размер и концентрация в суспензии. Чем выше твёрдость абразива и размер зёрен, тем больше съём материала и производительность. В формуле это отражено коэффициентом  j.

При повышении концентрации абразивной суспензии до определённого значения наблюдается рост производительности вследствие увеличения количества зёрен под инструментом. Оптимальные условия обеспечиваются при массовом соотношении карбида бора к воде 1:2. При большой концентрации суспензия становится очень густой, ухудшаются условия циркуляции абразива – производительность процесса снижается.

Сила подачи Рст между инструментом и заготовкой также влияет на эффективность обработки. При работе без статической нагрузки скорость процесса резко падает. Оптимальная сила подачи подбирается обычно экспериментально и составляет при размерной обработке Рст=20…200 Н.

Производительность обработки зависит от глубины и площади обрабатываемого отверстия, что отражается в значениях показателей степени а и в. По мере углубления инструмента  увеличиваются силы трения между инструментом и заготовкой и ухудшаются условия поступления в зону «главного резания» свежей суспензии и удаления продуктов износа. Все эти факторы вызывают снижение производительности.

Повысить производительность ультразвуковой размерной обработки можно следующими способами: улучшением условий циркуляции абразивной суспензии, применением инструмента с обратной конусностью, увеличением скорости главного движения (увеличением А и f) и др.

Оптимальная амплитуда колебаний связана с размером d абразивного зерна основной фракции. Максимальная производительность достигается при условии A/d=0,6…0,8.

Точность размерной обработки

Точность размеров сквозных отверстий определяется в основном тремя факторами: точностью изготовления инструмента, точностью копирования его формы, размером вредных поперечных колебаний. При изготовлении глухих отверстий на точность влияет также износ инструмента. Износ инструмента происходит в результате ударов абразивных зёрен, кавитационной эрозии и истирания. В основном изнашивается торец инструмента; значительно слабее изнашиваются боковые поверхности. Погрешности изношенного инструмента копируются на стенках и дне отверстия. Чтобы уменьшить износ инструмента, прежде всего, необходимо подбирать материал, обладающий достаточной износостойкостью. Например, для УЗО стекла инструмент изготовляют из твёрдого сплава, инструмент для обработки твёрдого сплава из закалённой инструментальной стали. Целесообразно выполнять инструменты с обратной конусностью или инструменты с калибрующей ленточкой.

Из-за поперечных колебаний инструмента происходит разбивка отверстий, то есть поперечные размеры полученного отверстия оказываются больше соответствующих размеров отверстия. Поперечные колебания инструмента возникают, если ось инструмента не перпендикулярна обрабатываемой поверхности, если не выдержана прямолинейность осей и соосность всех трёх частей колебательной системы: преобразователя, концентратора и инструмента. В неблагоприятных случаях погрешность формы может достигать 30…60 мкм. Обычно при строгой прямолинейности осей и соосности преобразователя, концентратора и инструмента, а также при точной выверке инструмента и заготовки погрешность формы не превышает 10 мкм.

Разбивание отверстий возрастает с увеличением размеров абразивных зёрен и глубины обработки. Так, например, при обработке абразивами с зернистостью №6…10 погрешность размеров находится в пределах +0,08 мм, а при использовании абразивов №3…5 уменьшается до +0,03 мм.

Точность изготовления зависит во многом от материала заготовки. Материалы с крупнозернистой структурой (корунд, карбид кремния, ферриты) невозможно обработать с высокой точностью, так как они скалываются крупными частицами.

## Качество поверхности

Шероховатость поверхности при ультразвуковой размерной обработке зависит от размеров зёрен абразива, физико-механических свойств обрабатываемого материала, амплитуды колебаний инструмента, шероховатости поверхности инструмента и типа жидкости, несущей абразив.

Наибольшее влияние на шероховатость оказывает зернистость абразива – шероховатость пропорциональна размеру абразивных зёрен, то есть зернистости.

Свойства обрабатываемого материала также в значительной степени определяют шероховатость: при обработке материалов с крупнозернистой структурой скалываются крупные частицы, и получить высокое качество поверхности не удаётся.

Размер шага неровностей определяется шириной выколов при УЗО. Изменение зернистости абразива может привести к многократному изменению шага неровностей.

Чем выше амплитуда колебаний инструмента, тем более шероховатая поверхность получается при обработке. Объясняется это тем, что при увеличении амплитуды колебаний инструмента увеличиваются силы, действующие на зерно, растёт средняя глубина внедрения абразивных зёрен.

Если в качестве жидкости, несущей абразив, применить вместо воды машинное масло, то и шероховатость поверхности уменьшается, но при этом в несколько раз снижается производительность.

Шероховатость обрабатываемой поверхности зависит и от шероховатости рабочих поверхностей инструмента – неровности инструмента копируются на поверхностях заготовки.

При УЗО мелкими шлифпорошками при амплитудах колебаний А=15…20 мкм достигается шероховатость Ra=1,2…0,4 мкм, а при доводке Ra=0,2 мкм.

### Оборудование для ультразвуковой обработки

Ультразвуковые станки и устройства для механической обработки бывают переносные и стационарные. Переносные устройства имеют небольшую мощность (20…50 Вт). Они применяются для ультразвукового гравирования, клеймения, сверления отверстий малого диаметра. Стационарные станки делятся на универсальные, специализированные и модернизированные металлорежущие.

В общем случае ультразвуковой станок содержит: станину; акустическую головку, включающую ультразвуковой преобразователь, концентратор и рабочий инструмент; источник питания (ультразвуковой генератор); механизм подачи акустической головки и создания статической нагрузки инструмента на заготовку; координатный стол для закрепления и перемещения заготовки; систему принудительной подачи и сброса абразивной суспензии.

Универсальные ультразвуковые станки, обычно однопозиционные, имеют одну рабочую позицию с вертикальным расположением акустической головки.

По выходной мощности генератора станки делятся на три группы:

- станки малой мощности (0,03…0,2 кВт);

- станки средней мощности (0,25…1,6 кВт);

- станки большой мощности (до 4 кВт).

Акустические головки

Колебательная система головки состоит из преобразователя, концентратора и рабочего инструмента. На стержне преобразователя размещена обмотка, к которой подводится питание от ультразвукового генератора.

Магнитострикционный преобразователь – устройство, в котором энергия переменного магнитного поля преобразуется в энергию ультразвуковых механических колебаний.

Стержень преобразователя изготавливают из ферромагнитных материалов (никель, альфер, пермалой, ряд ферромагнитов).

Головки бывают вращающиеся и не вращающиеся, с автономным двигателем и без двигателя.

Охлаждающая жидкость через штуцер поступает во внутреннюю полость корпуса, охлаждает преобразователь и отводится наружу.

Механизм подачи

Механизм подачи колебательной системы служит для создания статической нагрузки инструмента на заготовку и для поддержания этой нагрузки при обработке. Механизм подачи должен также обеспечить безударный подвод инструмента к заготовке и возможность регулирования усилия подачи.

Применяют различные механизмы подачи: механические с уравновешивающими грузами или с пружиной, гидравлические, пневматические, с периодически включённым электродвигателем.

Ультразвуковой генератор

Источником электроэнергии звуковой или ультразвуковой частоты могут быть машинные, ламповые и полупроводниковые генераторы. В качестве машинного генератора используют электродвигатель переменного тока с большим числом пар полюсов. Частота тока, генерируемого этим двигателем, зависит от скорости вращения ротора. Выходная мощность выпускаемых генераторов колеблется от 5 до 16 кВт при частоте генерируемых колебаний 13,5…22 кГц. Установки с машинными генераторами просты в обслуживании, безопасны в работе, надёжны. Однако из-за сложного регулирования частоты такие генераторы в ультразвуковой обработке широко не применяют.

Этого недостатка лишены ламповые и полупроводниковые генераторы, имеющие плавное изменение частоты в широких пределах.

Достоинства УЗО

- Возможность применения для изготовления деталей из токонепроводящих материалов.

- Высокая точность обработки (до 0,01…0,02 мм) при высоком качестве обработанной поверхности (Ra=0,32…0,16 мкм).

- Нет нагрева детали в зоне обработки и дефектного слоя на обработанной поверхности.

- Относительно высокая производительность при обработке твёрдых и хрупких материалов.

- Относительно низкая энергоёмкость процесса.

### Недостатки УЗО

- Сложность проектирования и изготовления ультразвукового инструмента, связанная с необходимостью проводить акустический расчёт.

- Непригодность этого метода для обработки вязких трудно обрабатываемых материалов.

- 10 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА

Общие сведения

Электронно-лучевая обработка использует кинетическую энергию электронов, летящих с большой скоростью, для направленного удаления материала нагревом, плавлением и испарением.

Начало использования электронного луча для размерной обработки следует отнести к 1959-1960 гг.

При нагревании в вакууме металла (вольфрама или тантала) пропусканием через него электрического тока с поверхности металла эмитируются электроны (термоэлектронная эмиссия). Кинетическая энергия этих электронов сравнительно невелика. Но если на них воздействовать электрическим полем, создавая высокую разность потенциалов между эмитирующей поверхностью (катодом) и анодом, скорость v (см/с) движения электронов можно значительно повысить. Величина этой скорости равна

v = 5,93∙107∙U,

где U - разность потенциалов между катодом и анодом (ускоряющее
напряжение).

При этом каждый электрон приобретает кинетическую
энергию:

WK = mv2/2,

WK = e∙U,

где т = 9,1∙ 10-28 г - масса электрона; е = 1,6∙10-19 Кл - заряд электрона.

Законы движения электронов имеют много общего с законами световой (геометрической) оптики, и их рассматривают в специальном разделе физики – электронной оптике. Сформированные электрические и магнитные поля воздействуют на поток электронов так же, как стеклянные линзы или призмы на световой (фокусируют, отклоняют его). При переходе из одной области пространства в другую через границу раздела, где потенциал изменяется скачком, электронный луч изменяет свое направление, т.е. преломляется подобно световому лучу при переходе из одной среды в другую. Если же потенциал от точки к точке изменяется непрерывно (т.е. нет точной границы раздела), то непрерывно изменяется и направление движения электрона.

В  электронно-лучевых установках продольное электрическое поле, созданное разностью потенциалов между катодом и анодом, обычно фиксировано.  Поэтому движение электронов изменяют поперечным полем. Создавая изменяющееся по определенному закону неоднородное поле, можно управлять движением потоков электронов.

Если электрическое поле сформировано так, что равноудаленные его поверхности подобны поверхностям стеклянных линз, то его действие на электронный луч подобно действию стеклянной линзы на световой. Подбором формы и взаимного расположения электродов, создающих электрическое поле, можно получить различные системы электростатических линз (первый тип фокусирующих устройств). Фокусное расстояние f электростатических линз:

f = kU/E,

где k - коэффициент пропорциональности;

Е - напряженность поперечного электрического поля.

Изменяя эти параметры, можно сравнительно легко менять фокусное расстояние электростатической линзы.

Второй тип фокусирующих устройств для электронных лучей –электромагнитные линзы. Их применение основано на законах взаимодействия магнитного поля с электронным лучом (подобных законам воздействия магнитного поля на проводники с током). Если движущийся электрон попадает в однородное магнитное поле перпендикулярно к его силовым линиям, то он начинает описывать окружность, если под углом, то – винтовые линии. Период обращения электрона по кругу зависит только от напряженности магнитного поля. Все электроны, вылетающие из какой-то точки в разных направлениях, описав винтовые линии различных радиусов с разными скоростями обращения, сходятся вновь в какой-то другой точке. Расстояние этой точки от точки вылета электронов зависит от скорости движения электронов вдоль магнитного поля, которая определяется только значением ускоряющего электрического поля. В этом, в основном, и заключается принцип фокусирования электронного пучка с помощью однородного магнитного поля. Фокусное расстояние электромагнитной линзы при заданном ускоряющем электрическом поле легко регулировать выбором тока, который протекает через катушку, создающую магнитное поле в сердечнике из армко-железа.

С помощью электростатического или магнитного поля диаметр электронного луча можно сузить до 0,01 мм и менее, т. е. можно получить очень высокую концентрацию электронов в потоке.

Электроны пучка проникают на некоторую глубину d в обрабатываемый материал. Глубина d (пробег электрона), мкм, сравнительно невелика и зависит в первую очередь от ускоряющего напряжения U кВ  и плотности материала:

d = 2,1∙10-14u2/p,

где р - плотность материала, кг/м3.

Движение проникающих в материал электронов постепенно тормозится вследствие взаимодействия с электронами и ядрами атомов   вещества. При этом большая часть энергии электронов переходит в тепловую. Удельную мощность (плотность мощности) в пятне нагрева W, Вт/м 2, можно определить по формуле

- W = KU l/4jэ,

где К - постоянная, зависящая от конструкции и соотношения геометрических размеров электронно-оптической системы;

U - ускоряющее напряжение, В;

jэ - плотность тока эмиссии на катоде, А/м2.

Технологические характеристики и типовые процессы

электронно-лучевой обработки

Технологические характеристики электронно-лучевой обработки (производительность, обрабатываемость, скорость съема, точность обработки и т.д.) во многом определяются возможностями оборудования, энергетическими параметрами электронного пучка, свойствами обрабатываемого материала.

### Производительность

Производительность электронно-лучевой обработки зависит от мощности луча, размеров участка, на котором он фокусируется, скважности импульсной подачи луча и длительности каждого импульса. Кроме того, она зависит от теплофизических констант и толщины обрабатываемого материала. Зависимость производительности от свойств металлов и сплавов характеризуется их относительной обрабатываемостью.

Скорость съема материала электронным лучом может достигать 20…30 мм3/мин, но при высококачественной обработке она не превышает 1 мм3/мин. Поэтому метод целесообразно использовать только для микрообработки.

Для интенсификации обработки рекомендуется перед обработкой электронным лучом в некоторых случаях применять предварительный нагрев. Так, нагрев стального образца до температуры 400 °С повышает производительность до 50 %.

Точность

Точность электронно-лучевой обработки также определяется энергетическими параметрами луча, стабильностью этих параметров при управлении процессом, системой фокусировки излучения, точностью управления частотой следования и длительностью импульсов, точностью выполнения механической части оборудования. На существующем оборудовании точность управления параметрами электронного луча может быть очень высокой (не ниже 0,1 % номинала). При оптимальном выборе режимов точность электронно-лучевой обработки может достигать 10…20 мкм.

# Размерная обработка

Электронно-лучевую обработку успешно применяют для выполнения микроотверстий с большим отношением глубины к диаметру. Например, в стеклянной пластине толщиной 2 мм отверстие диаметром 48 мкм получают за  1 с.

Возможности перемещения электронного луча, точного управления его энергетическими и временными параметрами позволили применить электронно-лучевую обработку для получения фасонных щелей и пазов в труднообрабатываемых материалах, например отверстий в фильерах для получения объемного синтетического волокна. Такие фильеры изготовляют из твердого сплава или другого аналогичного по свойствам материала толщиной  до 8 мм с постепенным уменьшением толщины материала до 0,5 мм.

Ширина щели или диаметр отверстия зависят от толщины обрабатываемого материала. Оптимальное соотношение между шириной щели или диаметром отверстия и толщиной материала не должно превышать 1/20. С уменьшением этого соотношения увеличивается клиновидность паза или конусность отверстия. Использование электронно-лучевой обработки сокращает машинное время изготовления канала алмазной волоки высотой 1…1,7 мм до 3…5 мин, а волоки высотой более 1,7 мм – до 5…13 мин. Полное время изготовления канала, включающее получение вакуума в установке и время на замену алмаза в оправке, составляет 15…20 мин (на обработку алмазной волоки инструментом, шаржированным алмазной пылью, тратилось до 8…10 дней).

Большие перспективы открыты перед электронно-лучевой обработкой в области микроэлектроники. Электронный луч успешно применяется при изготовлении интегральных схем, для получения p-n-переходов, резисторов, туннельных диодов, некоторых типов транзисторов, микроотверстий в тонких пленках и т. д.

Локальный переплав обрабатываемых поверхностей с помощью электронного луча дает возможность получать чрезвычайно высокие скорости кристаллизации металла в зоне плавления. Образующиеся при этом структуры значительно отличаются от структур, получаемых в обычных условиях: расширяются границы растворимости для твердых растворов, измельчается микроструктура, значительно повышаются пластичность и твердость.

Электронно-лучевая плавка применяется в тех случаях, когда необходимо выплавлять особо чистые металлы, в том числе химически активные.

Плавка электронным лучом имеет значительные преимущества по сравнению с другими способами плавки в вакууме (индукционным и дуговым), так как позволяет получить более высокий перегрев жидкого металла в ванне и наиболее полно производить дегазацию металла, отгонку летучих примесей, а также осуществлять другие физико-химические процессы, которые при иных методах плавки не успевают проходить полностью или не протекают вообще.

Электронно-лучевая сварка является одним из самых распространенных технологических применений электронного луча. Преимущества метода заключаются в снижении остаточных  деформаций благодаря малому количеству расплавляемого металла и в сокращении времени сварки. ЭС целесообразно применять при изготовлении толстостенных конструкций, так за один проход можно получить проплавление глубиной до 200…300 мм.

Электронно-лучевое испарение в вакууме материалов широко используют для получения тонких пленок. В отличие от других способов испарения, где энергия подводится к испаряемой поверхности через стенку тигля или высокотемпературный нагревательный элемент, при электронно-лучевом испарении осуществляется прямой нагрев поверхности испаряемого материала. Это позволяет испарять материалы из водоохлаждаемых тиглей, что особенно важно при работе с химически активными и тугоплавкими материалами.

Электронно-лучевая термообработка позволяет осуществлять локальный нагрев обрабатываемых участков поверхности с целью получения структурных превращений материала (в основном закалки) или для отжига в вакууме обрабатываемых листовых материалов для увеличения пластичности и очистки поверхности от адсорбированных газов.

Преимущества электронно-лучевой обработки. Электронный луч легко фокусировать, модулировать по мощности; он безынерционен, его можно мгновенно и сравнительно легко перемещать в любую точку обрабатываемой поверхности.

Недостатки метода.  К недостаткам электронно-лучевой обработки следует отнести необходимость проводить обработку в вакууме, сложность и высокую стоимость выпускаемого оборудования.

## Оборудование

Оборудование для электронно-лучевой обработки обычно включает в себя электронную пушку, вакуумную камеру с вакуумной системой, источник питания с аппаратурой управления процессом.

Генерирование, формирование в пучок и ускорение электронов до высоких скоростей происходит в электронной пушке (рис.36).

Рисунок 36 – Схема электронно-лучевой установки

Основные ее элементы – катодный узел и узел фокусирования луча. Катодный узел состоит из катода 1, фокусирующего электрода 14 и ускоряющего анода 2. Пучок электронов 3, эмитируемых поверхностью нагретого катода, ускоряется разностью потенциалов между анодом и катодом.

Изменяя напряжение смещения между катодом и фокусирующим электродом, можно стягивать луч на выходе вплоть до полного запирания. Для сужения электронного пучка до необходимых размеров используются электростатические и электромагнитные линзы 4. Диафрагма 5 отсекает краевые электроны, пропуская центральную монокинетическую часть луча.

Обрабатываемая деталь 11 укрепляется на рабочем столе 10. Для наблюдения за процессом в установке предусмотрена специальная оптическая система с объективом 8, окуляром 13, подсветкой 6 и полупрозрачным зеркалом 7. В электронной пушке использованы системы отклонения луча 9, служащие для управления его перемещениями. Отклоняющие системы выполнены по типу отклоняющих систем электронно-лучевых трубок и состоят из четырех катушек, соединенных попарно последовательно и расположенных друг к другу под углом 180°. Отклонение луча осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Изменяя ток в катушках, соответствующих двум взаимно перпендикулярным осям, можно иметь любое положение луча на плоскости или плавно его перемещать. Для получения заданного перемещения луча применяют механическое и оптическое копирование или задают закон изменения тока в отклоняющих катушках с помощью программирующих устройств.

Электронный луч формируется в условиях вакуума. Высокий вакуум  (10-6…10-3 МПа) необходим потому, что при столкновении электронов с атомами газа велики потери энергии электронов и возможно возбуждение разряда в электронной пушке, что приведет к потере управляемости потоком электронов. Поэтому в современных установках обработка, как правило, ведется в вакуумной камере 12. Эта камера во многих случаях ограничивает габаритные размеры обрабатываемых деталей. Увеличение размеров камеры ведет к значительному удорожанию и громоздкости оборудования. При необходимости обработки больших деталей используют установки с системой шлюзов перед вакуумной камерой. В таких установках вакуум в зоне обработки достигается последовательной откачкой воздуха в транспортном устройстве, и перепад давления на соседних позициях транспортировки деталей невелик.

Для быстрого удаления воздуха из камеры вакуумная система должна иметь достаточно высокую производительность. В комплект вакуумного оборудования входят форвакуумный и диффузионный насосы, а также приборы для измерения разрежения. Форвакуумный насос обеспечивает предварительный вакуум 10-4…10-5 МПа. Скорость откачки ротационным насосом типа ВА-0,5-1 составляет 250 л/с. Диффузионный насос (например, типа ВН-2) обеспечивает высокий вакуум (до 10-6…10-8 МПа) со скоростью откачки до 7 л/с. Среднее время достижения рабочего вакуума 7…15 мин. При больших объемах вакуумных камер используются более производительные откачные станции.

В последнее время ведутся работы по созданию электронно-лучевых установок, для которых в рабочих камерах допускается более высокое давление (до 10-4 МПа), а также по обработке электронным лучом при атмосферном давлении.

Источник питания электронно-лучевой установки включает в себя высоковольтный силовой трансформатор, высоковольтный выпрямитель (до 100…150 кВ), сглаживающие фильтры и систему коммутации. Ускоряющее напряжение регулируется с помощью автотрансформатора, включенного в цепь первичной обмотки высоковольтного трансформатора. В одном корпусе с высоковольтным выпрямителем устанавливается накальный трансформатор с выпрямителем накала катода. Для питания катушек электромагнитной фокусирующей и отклоняющей систем используют выпрямители с высокой стабильностью.

В современных установках предусмотрена система модуляции луча, дающая возможность регулировать частоту импульсов излучения, длительность импульса и ток в импульсе. Частота следования импульсов с помощью таких модуляторов обеспечивается в пределах 1…300 Гц при длительности импульса 0,01…0,00005 с. Модулируется электронный луч электронно-лучевой установки подачей импульсов отрицательного напряжения на управляющий (фокусирующий) электрод электронной пушки.

Большие возможности остросфокусированного электронного луча можно реализовать только при автоматическом управлении микрообработкой. Вручную, с помощью оптических приборов, можно выполнить только некоторые технологические операции, изготовить лабораторные образцы изделий. Поскольку скорости электронно-лучевой обработки участков микронных размеров высоки, а ее параметры необходимо воспроизводить неоднократно, человек не может с требуемой точностью управлять технологическими операциями. Чтобы полностью использовать возможности электронно-лучевой микрообработки, нужны совершенные кибернетические методы управления лучом.

Кибернетическая управляющая система должна обеспечивать мгновенный особо точный автоматический выбор места подложки для облучения и установления луча при одновременной регулировке силы тока электронного пучка и энергии электронов, а также временных условий воздействия луча на материал. Дискретный характер электронно-лучевых процессов микрообработки во времени и пространстве требует цифровых способов управления ими.

11 ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Общие сведения

Лазерной обработкой целесообразно получать микроотверстия в изделиях типа фильер, диафрагм, сит, часовых и приборных камней, а также щели пазы, разрезать материалы (контурно-лучевая микрообработка), устранять дисбаланс при динамической балансировке, локально изменять свойства материала и т. д.

Возможность обработки сфокусированным фотонным лучом появилась вследствие интенсивного развития квантовой электроники. Большие работы, проведенные в этой области нашими учеными-физиками, лауреатами Ленинской премии академиками АН СССР Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым, а также другими советскими и зарубежными учеными, способствовали созданию в 1960 г. первого оптического квантового генератора (лазера). За выдающиеся успехи в развитии квантовой электроники советские ученые Н.Г.Басов, А.М.Прохоров и американский ученый Ч. Таунс удостоены Нобелевской премии за 1964 г.

Как известно, атомы и молекулы могут находиться в различных энергетических состояниях. Когда атом не возбужден, он находится в нижнем, или основном, состоянии. При изменении внутренней энергии системы атомы или молекулы, составляющие эту систему, изменяют свое энергетическое состояние. Чтобы атом (молекула) перешел с нижнего уровня на верхний, ему необходимо сообщить дополнительную энергию, либо от электромагнитного поля, либо соударением с другими частицами. При переходе с верхнего уровня на нижний частица отдает эту энергию в виде фотона – кванта энергии соответствующей частоты, определяемой разностью энергетических уровней: v = (Е2 – Ег)/Н, где Ег, Е2 – энергия атома, соответственно, на нижнем и верхнем уровнях; h=6,62 Дж∙с –  постоянная Планка.

Наиболее распространены квантовые устройства, выполненные по трехуровневой схеме (рис. 37), предложенной Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым. При этом кристалл выбирают так, чтобы два уровня были разделены энергетическим интервалом hv, где v – требуемая частота выходного излучения. Таким условиям удовлетворяет кристалл розового рубина (оксид алюминия с примесью ионов хрома).

Рисунок 37 – Схема трехуровневой энергетической системы

В оптических квантовых генераторах (ОКГ) с рубином в качестве источника возбуждения активных атомов рабочего тела используется импульсная газоразрядная лампа. Облучение рабочего тела светом мощной газоразрядной лампы называется накачкой. При накачке кристалла рубина излучением длиной волны λ=5600Å ионы хрома поглощают это излучение и переходят на верхний энергетический уровень. В основное состояние ионы возвращаются в результате двух последовательных переходов. На первом ионы передают часть своей энергии кристаллической решетке. Это – безызлучательный переход на промежуточный (метастабильный) уровень. На этом уровне ионы сохраняют свою энергию в течение небольшого промежутка времени. В результате создается так называемая избыточная населенность метастабильного уровня, после чего ионы переходят на основной уровень, излучая при этом красный свет λ=6943Å и λ=6929Å. Достаточно перейти одному из ионов, как выделенный при этом квант энергии стимулирует излучение других ионов, в результате чего все ионы, находящиеся на метастабильном уровне, лавинообразно переходят на основной, излучая энергию на частоте перехода.

В газовых ОКГ для возбуждения частиц применяется электрический тлеющий разряд. Примером газового ОКГ может быть ОКГ на смеси гелия и неона. Возбуждается газовый разряд высокочастотным (24…30 МГц) полем, которое подводится от специального генератора.

Вынужденное излучение гелий-неоновой смеси происходит следующим образом: атомы гелия в процессе газового разряда возбуждаются и переходят с основного на верхний, безызлучательный, уровень 23S* (* – здесь и далее для обозначения энергетических уровней используются спектроскопические символы) (рис. 38).

Рисунок 38  –  Схема энергетических уровней газового ОКГ

При столкновении этих атомов гелия с неподвижными атомами неона последние возбуждаются и переходят на один из четырех верхних метастабильных уровней 2S, а атомы гелия, отдавая энергию, – с уровня 23S на основной. При переходе атомов неона с верхнего уровня 2S на один из десяти возможных промежуточных энергетических уровней 2Р в инфракрасной области возникает индуцированное излучение. В последнее время получено излучение в видимой области электромагнитного спектра на длине волны 6328 Å.

Чтобы усилить излучение, нужно заставить участвовать в генерировании возможно большее число возбужденных частиц. Для этого увеличивают размеры активного вещества и используют резонаторную систему – две отражательные пластины, расположенные по торцам активного вещества. Одна из пластин полностью отражающая, другая – частично. При многократном отражении волны в резонаторе в излучение вовлекается все больше возбужденных частиц, в результате чего электромагнитная волна резонансно усиливается. Усиленное излучение выводится наружу через частично отражающую пластину резонатора.

Излучение ОКГ является узконаправленным, так как испускаются лишь волны, многократно отраженные и не испытавшие существенного отклонения от оси объемного резонатора. Угловая расходимость луча ОКГ определяется из дифракционной теории по формуле

θ = 1,22λ/d,

где d - диаметр источника излучения.

Чем короче волна, тем меньше угловая расходимость излучения ОКГ.

Расходимость влияет на минимальный диаметр сфокусированного луча ОКГ и, следовательно, на максимальную плотность энергии, которую можно получить при фокусировании. Минимальный диаметр сфокусированного луча

Dm= θf,

где θ - действительная угловая расходимость;

f - фокусное расстояние фокусирующей системы.

Излучение ОКГ высокомонохроматично, т.е. содержит чрезвычайно узкий интервал длин волн. Кроме того, это излучение когерентно (фаза и амплитуда электромагнитных колебаний одинаковы, или разность между ними – величина постоянная). Высокая степень когерентности обеспечивается очень малой шириной спектра излучения, его высокой монохроматичностью.

Когерентное и монохроматическое излучение ОКГ с помощью оптических устройств можно сфокусировать на площадки очень малых размеров. При этом достигается очень высокая плотность сконцентрированной световой энергии – до 1012 Вт/м2:

W = ФS/λ2f2,

где Ф - лучистый поток ОКГ;

S - площадь, на которой фокусируется луч.

Процесс взаимодействия излучения с веществом можно представить в следующем виде. После поглощения веществом световой энергии она переходит в тепловую, и материал очень быстро разогревается до высоких температур. Высокие температуры и плотности фотонов вызывают термоэмиссию частиц с поверхности материала. Наблюдается интенсивное плавление и испарение материала, углубление луча ОКГ в материал. При скоплении испаренного материала большой плотности в полости отверстия образуется мощная струя паров, и продукты разрушения выбрасываются из зоны обработки в виде факела.

Характер разрушения диэлектрических материалов и металлов различен. Картина разрушения диэлектриков под воздействием светового излучения весьма сложна. Даже механизм разрушения одного и того же материала в различных условиях обработки может быть различен. Чтобы объяснить разрушение прозрачных диэлектриков, приняты следующие механизмы разрушения: тепловой, связанный либо с распределенным остаточным поглощением энергии на длине волны излучения, либо с поглощением энергии в местах дефектов материала; разрушение вследствие вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна; многофотонное поглощение; ударная лавинная фотоионизация. Первый механизм в настоящее время наиболее достоверен. Поглощение тепловой энергии в местах дефектов материала приводит к появлению и развитию упругих напряжений в прозрачных и полупроводниковых материалах. В зависимости от характера зарождения и развития этих упругих напряжений разрушение может произойти либо от действия термонапряжений вследствие нагрева определенного объема, либо от появления локальных очагов (зародышей), являющихся источником упругих полей.

Типовые операции и технологические характеристики лазерной обработки

В настоящее время лазерный луч можно использовать для изготовления отверстий малых диаметров, контурно-лучевой обработки, устранения дисбаланса деталей при динамической балансировке, маркировки деталей и инструмента, выполнения других операций. Обработка первого типа, применяемая чаще всего, целесообразна в следующих деталях: диафрагмах, форсунках, ситах, часовых и приборных камнях, фильерах для изготовления синтетических волокон, алмазных волоках для протягивания микропровода и т. д.

Изготовление отверстий с помощью излучения ОКГ – это как бы элементарный процесс лазерной обработки. Поэтому технологические характеристики лазерной обработки целесообразно рассматривать на примере обработки микроотверстий. Под технологическими характеристиками при лазерной обработке понимают размеры обработки (диаметр, глубину, форму элементарного отверстия, объем элементарной лунки), качество обработанной поверхности (размеры и свойства зоны нагрева, шероховатость обработанной поверхности), обрабатываемость различных материалов лучом ОКГ, точность обработки. При лазерной обработке технологические характеристики зависят от многих параметров – управляемых и неуправляемых.

Управляемыми параметрами лазерной обработки являются энергетические характеристики импульса ОКГ (энергия, плотность энергии), частота и длительность импульсов излучения, количество импульсов, последовательно подаваемых в зону обработки, величина смещения детали относительно фокальной плоскости объектива, фокусное расстояние фокусирующей системы.

Энергия импульса Е и фокусное расстояние f фокусирующей системы определяют плотность энергии W в зоне обработки (от нее, в свою очередь, зависит температура нагрева материала):

W = 4E/πd2п.

где dп - диаметр фокального пятна:

dп = 2θf = 2,44λf/d,

здесь d - диаметр рабочего тела ОКГ.

Длительность импульса излучения твердотельного ОКГ невелика - тысячные доли секунды. Исследования показали, что отверстия с малой конусностью получаются при воздействии на обрабатываемый материал короткими импульсами (0,5…1,5 мс). С увеличением длительности импульса растет конусность отверстия, уменьшается его глубина. При обработке импульсами большой длительности (до 8 мс) наблюдается лишь проплавление материала без образования отверстия. Поэтому режим с большими длительностями импульса применяется при сварке и локальной термообработке.

Диаметр обрабатываемого отверстия, его глубина при условии сохранения в фокальном пятне постоянной плотности энергии излучения увеличиваются с увеличением фокусного расстояния фокусирующей системы. На форму и размеры отверстия влияет величина смещения фокальной плоскости фокусирующей системы. Оптимальные размеры отверстия (наибольшая глубина, наименьший диаметр входа, постоянная конусность) получают, располагая деталь в некоторой зоне между фокальной плоскостью и фокусирующей системой (рис. 39).

Рисунок 39 – Диаграмма изменения поперечного сечения отверстий

при различных смещениях детали относительно фокальной плоскости

Величина этой зоны определяется параметрами фокусирующей системы и расходимостью излучения ОКГ. Изменение фокусного расстояния или величины смещения поверхности детали от фокальной плоскости фокусирующей системы, а также изменение энергии импульса изменяют плотность энергии излучения.

Исследования показали, что плотность энергии излучения, концентрируемой в зоне обработки, влияет на формообразование отверстия. С ростом плотности увеличивается колбообразность отверстия. Чтобы получить качественные отверстия правильной формы, перед фокусированием на обрабатываемую деталь луч ОКГ целесообразно диафрагмировать.

На размерные характеристики обработки влияет также количество импульсов. С увеличением количества импульсов, последовательно подаваемых в зону обработки, увеличивается глубина отверстия. Многоимпульсная обработка практически не увеличивает входной диаметр отверстия. Многоимпульсная обработка импульсами малой энергии улучшает форму поперечного сечения по глубине, дает большую цилиндричность отверстия.

Энергия излучения и длительность импульса, плотность энергии излучения, фокусное расстояние фокусирующей системы, смещение поверхности детали относительно фокальной плоскости, количество импульсов излучения – все это режимы лазерной обработки. Для определения оптимальных режимов получения микроотверстий строят номограммы.

Образование микроотверстия фотонным лучом ОКГ сопровождается различными структурными изменениями в небольшом объеме, граничащем с отверстием. Величина зоны с измененной структурой (зоны нагрева) зависит от многих факторов. В частности, заметно растет зона нагрева с увеличением энергии излучения ОКГ. Кроме того, характеристики зоны нагрева (структура материала, размеры зоны, микротвердость материала) зависят от свойств обрабатываемого материала.

Сравнительно малая толщина зоны нагрева и резкие границы между различными слоями этой зоны указывают на высокую локальность воздействия луча ОКГ на структуру металла. Можно заметить, что часть перлитного зерна сохраняет свою исходную структуру, а та часть, которая расположена в зоне нагрева, сохраняет свою форму, но имеет мартенситную структуру.

Качество обработанной поверхности зависит от режимов лазерной обработки:

RZ = CEXeτYτnZn

где С - коэффициент;

Xe, Yτ., Zn - показатели степени, определяемые экспериментально. Так, при обработке отверстий в титановых пластинах при Е = 0,4…0,9 Дж; τ = 1,5 мс; n = 1 имп.; С = 10,3  Xe = 1,51; Yτ  = 0,79; Zn  = 0,248.

Обрабатываемость материалов лазерным излучением неодинакова и зависит от различных свойств материала. Сильнее всего на обрабатываемость влияют теплофизические свойства материала – теплоемкость, теплота сублимации, теплота плавления, температура плавления и испарения и др. Относительная обрабатываемость излучением ОКГ различных чистых металлов по объему вещества, удаляемого из элементарной лунки (за единицу принята обрабатываемость вольфрама), приведена в табл. 3.

Таблица 3 – Относительная обрабатываемость излучением ОКГ

различных чистых металлов

| Металл | Относительная обрабатываемость | Металл | Относительная обрабатываемость |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольфрам Медь Молибден Ниобий Хром | 1 1,43 1,86 2,0 2,72 | Цирконий Алюминий Титан Олово Свинец | 3,58 4,57 6,43 28,6 35,8 |

Точность изготовления микроотверстий лучом ОКГ довольно высока. При правильном выборе режимов обработки и стабилизации энергетических и временных характеристик излучения ОКГ погрешность размерных параметров может составить 8…10 % номинала. Повысить точность можно различными технологическими приемами – такими, как ограничение длительности светового импульса, пневматическое калибрование отверстий, обработка лучом ОКГ с использованием экрана, калибрование отверстий обратным действием светового луча и пр. Чтобы повысить точность геометрических параметров отверстия, улучшить топографию поверхностного слоя, целесообразно ограничивать длительность светового импульса, оставляя лишь ту часть, которая непосредственно используется для размерного формирования отверстия. Для этого можно применять различные затворы, работающие на механическом, электрическом, магнитооптическом и других принципах действия.

Наиболее простым и надежным является механическое устройство с вращающимся диском (рис. 40, а).

Рисунок 40 – Приемы повышения точности обработки микроотверстий лучом ОКГ

В нем излучение ОКГ от рабочего тела 1 и зеркала 2 резонатора направляется на диск 3 с прорезью, вращающийся с высокой скоростью. Диаметр и скорость вращения диска, а также размеры прорези выбирают так, чтобы в процессе работы ОКГ через прорезь проходила только часть излучения ОКГ, необходимая для обработки, а остальное отсекалось поверхностью диска. Как показывает анализ динамики процесса обработки с вращающимся диском, при изготовлении отверстий в стали необходимо ограничивать длительность излучения на 0,8 %, в латуни – на 0,7 %, в алюминиевых сплавах – на 0,9 %, в керамике – на 0,65 %, в твердых сплавах – на 0,75 %.

Схема другого приема – пневматического калибрования отверстия – показана на рис. 40, б. Излучение ОКГ от рабочего тела 1 и зеркала 2 резонатора через фокусирующую систему 4 концентрируется на заготовке 5. Заготовку 5 устанавливают в камеру 10 и поджимают гайкой 8 к уплотнительному кольцу 9. В камере создается давление сжатого воздуха 0,5…2,5 МПа. В процессе обработки сжатый воздух удаляет расплавленный материал со стенок отверстия, что и улучшает его геометрию и поверхностный слой.

Обработка отверстий с использованием экрана (экранирующей пластины) позволяет получать цилиндрические отверстия без входного конуса и кратеров. Для этого на обрабатываемую заготовку 5, закрепленную в зажимном приспособлении 7 (рис. 40, в), накладывается экран 6 в виде пластины толщиной Н (зависит от режимов обработки и свойств обрабатываемого материала; обычно Н = 0,1…0,4 мм). Все дефекты обработки (кратер, капли расплавленного материала) остаются на экране, а в основном материале получается отверстие более высокого качества.

Калибрование отверстий обратным действием светового луча (рис. 40, г) основано на использовании для обработки излучения ОКГ, выходящего за пределы обрабатываемой заготовки с противоположной стороны. При этом за обрабатываемой заготовкой 5 на некотором расстоянии c устанавливают вспомогательную пластину 11 с высокой отражающей способностью. Отраженный от пластины 11 луч ОКГ калибрует диаметр выходной части отверстия. Эффективность процесса зависит от расстояния c, которое для различных случаев обработки рекомендуется брать 0- 0,3 мм.

Один из недостатков лазерной микрообработки – образование грата, т.е. наплыва расплавленной фазы на поверхности детали. Эти наплывы напоминают кратер. В результате уменьшаются точность и качество отверстия или щели. Кроме того, удаленные продукты световой эрозии в виде гранул застывшего материала осаждаются за пределами зоны обработки, загрязняя поверхность изделия. Продукты выброса некоторых материалов частично заполняют обработанную полость, снижая эффективность обработки. В некоторых случаях это явление не позволяет использовать излучение твердотельных импульсных лазеров для изготовления микрощелей и пазов.

Все эти нежелательные явления можно устранить, применяя лазерную обработку в жидкости. Захватывая частицы расплавленного металла и пары металла, выбрасываемые из зоны обработки, жидкость способствует диспергированию продуктов световой эрозии, образованию гранул шаровидной формы и препятствует осаждению продуктов выброса на поверхности заготовки. Кроме того, жидкость удаляет продукты световой эрозии из зоны обработки, обеспечивая стабильное протекание процесса. Если же к детали малых размеров серией последовательных импульсов подводится значительная энергия, жидкость является также средой, охлаждающей деталь.

Чтобы выполнить свои функции, жидкость должна иметь малую вязкость, большой коэффициент теплопроводности, хорошую смачиваемость материала, малый коэффициент поверхностного натяжения, высокую температуру вспышки, низкую стоимость, нетоксичность. В качестве жидкой среды  можно  использовать  четыреххлористый  углерод,  хлороформ, воду и т.п.

Экспериментальные исследования показали, что обработка материалов в жидкости позволила полностью исключить образование грата. Наилучшие результаты получены в среде четыреххлористого углерода. Изготовленные микроотверстия и щели имеют четкие очертания, отсутствуют кратеры, на обработанной поверхности не осаждаются продукты световой эрозии. Обработка в жидкости практически устраняет забрызгивание фокусирующего объектива продуктами световой эрозии. Описанный технологический прием прост и позволяет значительно повысить точность, качество и эффективность лазерной микрообработки различных материалов.

Изготовление микроотверстий излучением ОКГ – высокопроизводительный процесс. Машинное время изготовления одного отверстия при моноимпульсной обработке определяется длительностью импульса и составляет 0,001…0,0015 с. Следует, однако, учитывать, что при лазерной обработке еще велика доля вспомогательного времени, что ограничивает ее производительность (несовершенно фокусирование излучения ОКГ на обрабатываемой поверхности). Ручная настройка фокусирующей системы на рабочий режим, помимо увеличения вспомогательного времени технологического процесса, препятствует автоматизации лазерных установок. Критерием для оценки точности фокусирования служит резкость изображения обрабатываемой поверхности в поле зрения визуальной системы, что в значительной степени субъективно.

Одним из средств сокращения вспомогательного времени на настройку фокусирующей системы является использование заготовок с жестким допуском по высоте. При этом партию деталей обрабатывают с установки в фокальной плоскости поверхности только первой детали. Таким образом, случайная погрешность, вызванная субъективностью настройки с помощью визуальной системы, для партии деталей становится систематической и постоянной. Оценить и предусмотреть ее уже легче. Сокращение времени на настройку повышает производительность и создает резервы для повышения точности обработки. Этот прием прост в выполнении, если заготовки однородны и несложны.

Однако для некоторых деталей (естественных алмазов) описанный прием годится не всегда. Размеры заготовок весьма различны, поэтому для каждой из них нужна индивидуальная настройка. В этих случаях целесообразно использовать системы автоматического фокусирования. Они основаны на оценке и использовании для настройки доли сигнала, отраженного от обрабатываемой поверхности. Однако из-за значительной сложности такие системы в технологических установках применяются редко.

Если используется визуальная система, время ручной настройки можно уменьшить, улучшив условия наблюдения за объектом обработки. Это делают, покрывая поверхность обрабатываемого материала тушью, графитовой смазкой и пр. При обработке прозрачных материалов (стекло, алмаз, кварц и др.) без этого приема качественную настройку иногда выполнить вообще не удается. Кроме того, как показали исследования, предварительная окраска прозрачных заготовок повышает также эффективность самого процесса.

Среди освоенных промышленностью технологических процессов лазерной обработки рассмотрим изготовление алмазных волок. Их применяют для протягивания проволоки диаметром 5…250 мкм. Одна из наиболее трудоемких операций при изготовлении волоки – получение отверстия диаметром 5…200 мкм на глубине 50…500 мкм. По старой технологии на эту операцию уходило до нескольких рабочих смен. Использование излучения ОКГ сократило это время до 1…2 мин.

При традиционном сверлении большой расход сверл обусловлен их частой поломкой при обработке отверстий на криволинейных поверхностях, а также необходимостью частой перезаточки. Описанный недостаток традиционного сверления характерен также для получения газоотводящих отверстий во вкладышах шинных пресс-форм. Замена же сверления лазерной прошивкой дает возможность не только устранить этот недостаток, но и уменьшить диаметр отверстия (с 2 мм до 0,9 мм), изменить форму отверстия с цилиндрической на коническую. Это улучшает газодинамические условия в пресс-форме и снижает расход резины на выпрессовки в 4 раза.

Серьезная проблема для производственников – получение большого количества отверстий диаметром менее 1 мм в тонколистовых заготовках значительной площади. Это сита для мукомольной и химической промышленности, для машин по изготовлению рыбной муки, специальных установок животноводческих ферм и т.п. Плотность размещения отверстий в них весьма велика – до 10…15 тыс. шт./м2. Лазерная прошивка таких отверстий повышает производительность и снижает себестоимость изготовления сит.

Для получения отверстий малых диаметров в некоторых случаях лазерная обработка – единственно возможный технологический метод.

Контурно-лучевой обработкой с помощью как импульсного, так и непрерывного излучения выполняют операции упрочнения и локального легирования материала, раскроя и резания металлических и неметаллических материалов, получения рисунков тонкопленочных микросхем, скайбирования, или термораскалывания, хрупких и твердых материалов.

Лазерное упрочнение представляет собой один из самых перспективных методов упрочняющей технологии. Основное достоинство этого метода – высокая локальность, позволяющая реализовать поверхностное упрочнение строго в требуемых участках. Эффект упрочнения проявляется вследствие очень высоких скоростей нагрева и охлаждения, благодаря чему на облученной поверхности стали образуется тонкий (до 1 мм) «белый слой» с мартенситной или мартенситно-аустенитной структурой, обладающей высокой твердостью.

Очень характерен пример упрочнения клапана трубопроводной арматуры высокого давления (40 МПа). Для работы в условиях агрессивных сред клапан делают биметаллическим (нержавеющая сталь + наплавка стеллита на рабочих поверхностях). Из-за различия коэффициентов линейного расширения материалов обычная термообработка клапана невозможна. Чтобы повысить твердость контактных поверхностей, клапан подвергали лазерному упрочнению, что повысило стойкость клапанного соединения более чем в 3 раза. Подобные же результаты получены и при упрочнении рабочих кромок вырубных штампов, пуансонов, матриц, рабочих поверхностей деталей гидроаппаратуры, двигателей внутреннего  сгорания и др.

Особый интерес представляет использование лазерной технологии для повышения стойкости режущих инструментов. В лаборатории лазерной технологии Киевского политехнического института (КПИ) проведены исследования и разработана технология упрочнения режущих инструментов из стали Р6М5, что повысило их стойкость в 3…4 раза.

В результате лазерного упрочнения помимо повышения твердости улучшаются и другие эксплуатационные характеристики металлических поверхностей – износостойкость, коррозионная стойкость и т.п. Изменяя режимы обработки, можно управлять знаком и величиной остаточных напряжений.

Сообщить заданным участкам поверхности требуемые эксплуатационные свойства можно и лазерным легированием. Для этого в зону лазерного воздействия подается нужный легирующий элемент или элементы. Глубина зоны легирования в зависимости от режимов обработки составляет 0,5…1 мм. Микротвердость обработанного слоя зависит от вида легирующего элемента, его концентрации и свойств матричного материала. Лазерным легированием можно обеспечить высокое насыщение матрицы легирующим элементом.

Одна из проблем лазерного легирования – найти эффективный способ предварительного нанесения легирующего элемента на матричную поверхность. В этой связи интересно использование электроискрового способа нанесения слоя. Сочетание этого способа с последующим лазерным облучением расширяет возможности как электроискрового, так и лазерного легирования. Снижается шероховатость обработанной поверхности, повышаются глубина и однородность зоны легирования.

Введение различных легирующих элементов при лазерной обработке изменяет эксплуатационные характеристики материала сталей. Так, жаропрочность поверхности алюминиевого сплава АЛ25 возрастает в 4,5 раза при введении железа и в 2,8 раза – при введении марганца и никеля.

Очевидна перспективность развития и использования лазерного упрочнения и легирования. При возрастающем дефиците дорогих легированных сталей эти процессы позволяют использовать обычные конструкционные материалы для изготовления прочных и надежных деталей машин и приборов.

Очень эффективно использовать лазерное излучение для раскроя, резания, разделения различных материалов. При этом можно применять и импульсное и непрерывное излучение. Прецизионные щели и пазы лучше обрабатывать импульсным излучением. Характерно в этом отношении получение пазов шириной 100 мкм, глубиной 150 мкм и длиной 0,5 мм в кристаллах естественных алмазов бриллиантового производства. Трудоемкость получения одного паза составляет 5 с по сравнению с 15 мин. при механической обработке алмазным диском. На операции раскалывания кристаллов алмаза по плоскостям спайности производительность выше в 5…6 раз по сравнению с механическим раскалыванием.

Другой пример – обработка микропазов сложной конфигурации в деталях из труднообрабатываемых материалов (ВаТЮ3, ситалл и др.). В этих материалах толщиной 0,2…0,5 мм ширина реза составляла 0,2…0,8 мм в зависимости от требуемых технических условий. Получить подобные микропазы в таких материалах другими методами невозможно.

С появлением мощных лазеров нового поколения (непрерывного излучения на СО2) возможности лазерного резания значительно расширились. Обычно процесс идет при подаче соосно с лазерным излучением струи рабочего газа. В типовой схеме технологического оборудования для этих целей (рис. 41) лазерное излучение 4, генерируемое газовым ОКГ, через выходное зеркало резонатора 2 направляется на поворотное зеркало 3. После поворота на 90° и прохождения через затвор 5, фокусирующую систему 6 и входное окно 7 излучение попадает в камеру 8, в которую под давлением подается рабочий газ. Вместе со струей рабочего газа из сопла 9 луч направляется на обрабатываемую деталь 10, установленную на рабочем столе. Для сталей, алюминиевых сплавов и других материалов в качестве рабочего газа используют кислород, в присутствии которого проходит экзотермическая реакция, позволяющая интенсифицировать процесс.

Рисунок 41 – Схема обработки лучом ОКГ с аксиальным подводом кислорода

Для резания высокоактивных материалов, например титановых сплавов, целесообразно использовать инертный газ (аргон).

Новый способ резания металлов характеризуется очень высокими производительностью, качеством реза, очень малой шириной реза и небольшой глубиной зоны термического влияния (ЗТВ), что дает возможность свести к минимуму отходы обработки.

Резание неметаллических материалов характеризуется еще большей эффективностью, так как инфракрасное излучение СО2-лазеров этими материалами почти полностью поглощается (в отличие от металлов). Это позволяет для резания пластмасс, ткани, дерева и других подобных материалов применять лазеры невысокой мощности (250…500 Вт), в то время как для резания металлов необходимо излучение мощностью 1 кВт и выше.

При обработке волокнистых материалов (например, стеклоткани) проявляется еще одно достоинство лазерного резания – кромки ткани оплавляются, что препятствует ее расслаиванию.

Лазерной обработкой получают рисунки на тонких пленках из различных материалов, нанесенных на подложку. В частности, непрерывное излучение газового ОКГ используют, изготовляя фотошаблоны для полупроводниковой промышленности. На таких фотошаблонах обычно бывает много сравнительно простых по конфигурации элементов – отверстий, штрихов, простых геометрических фигур. Размеры элементов колеблются от 5 мм до 100 мкм. Толщина пленки – до 0,5 мкм. Излучением ОКГ можно получить минимальный размер элементов 2…3 мкм. На точность и качество сложных рисунков на пленках значительно влияет термическое искажение контура. Радикально уменьшить эти искажения можно, применяя гигантский импульс, длительность которого на 4 порядка меньше длительности обычного импульса.

При резании пленок из алюминия и золота на различных подложках в зависимости от скорости перемещения луча ширину прорези можно изменять от 200 до 600 мкм. Максимальная скорость резания при этом равна 0,11 м/с.

Лазерную технологию успешно применяют также для резания листового стекла, стеклопрофилитов, керамики и т. п.

Лазерную обработку характеризуют следующие особенности:

- возможность проведения обработки в местах, недоступных для другого обрабатывающего инструмента;

- способность луча ОКГ проникать через любую прозрачную среду, не нарушая ее и почти не снижая своей интенсивности, что дает возможность проводить обработку в изолированных прозрачных сосудах;

- отсутствие механического контакта между заготовкой и инструментом - лучом ОКГ, а также силовых воздействий на заготовку, что облегчает крепление последней и устраняет появление нежелательных деформаций;

- возможность (в отличие от электронно-лучевой обработки) проводить обработку при атмосферном давлении;

- сравнительная несложность оборудования.

# К недостаткам метода следует отнести ограничения по глубине обработки, сложность стабилизации параметров излучения и отсутствие в настоящее время возможности осуществить надежное и точное оптическое перемещение мощного излучения ОКГ в пространстве.

# Оборудование

Оборудование для лазерной обработки – это установки с ОКГ на твердом теле и с газовыми ОКГ непрерывного излучения.

Схема установки с ОКГ на твердом теле приведена на рис. 42.

Рисунок 42 – Структурная схема ОКГ на твердом теле

Источник питания 1 и зарядная емкость 2 подводят необходимую энергию к системе накачки 3 (газоразрядной лампе), которая дает мощный световой импульс. При концентрации света накачки на рабочем теле 4 возбуждаются его активные атомы, генерируется монохроматический пучок света. Излученная световая энергия концентрируется оптической системой 5 на обрабатываемой детали, закрепленной на специальном столе 6. В установке есть блок управления 7 и система охлаждения 8.

Для существующих установок разработаны специальные источники питания высокого напряжения (3,5…10 кВ), которые обеспечивают запас энергии в блоке конденсаторных батарей до 30…50 кДж. В качестве источника накачки применяют импульсные ксеноновые лампы спирального, прямого или У-образного исполнения. Для усиления облучения рабочего тела в зависимости от количества и типа ламп накачки используют отражатели различных конфигураций.

Рабочим телом в твердотельных генераторах могут быть стержни из синтетического рубина или из стекла, активированного неодимом, причем последнее, благодаря низким стоимости и пороговой мощности, значительной стойкости, имеет определенные преимущества перед рубином. В последнее время начинают применять рабочие тела из других материалов. Энергетические параметры ОКГ, стабильность характеристик их излучения значительно зависят от температуры рабочего тела и ламп накачки. Поэтому в современных установках предусмотрена система охлаждения узлов ОКГ. Она может быть воздушной или водяной, автономной или от общей сети.

Важным элементом ОКГ является резонатор. Обычно его выполняют в виде двух плоскопараллельных пластин (резонатор Фабри - Перро).

Бывают и другие системы. На отражающие поверхности резонатора, как правило, наносят диэлектрические покрытия с различным коэффициентом отражения.

Оптическая система (рис. 43) лазерной установки 2 включает в себя фокусирующую систему 5 и устройство 1 для визуального наблюдения за объектом 6 обработки.

Рисунок 43 – Оптическая система лазерной установки

Встроенная в систему призма 4 при одном положении позволяет вести визуальное наблюдение за объектом обработки, а при другом обеспечивает беспрепятственное прохождение лазерного излучения 3 через фокусирующую систему 5 на объект обработки 6. В некоторых установках обработку можно контролировать с помощью телевизионной системы.

Для концентрации излучения на обрабатываемой поверхности используют как простейшие оптические системы (один элемент), так и объективы.

Фокусирование может осуществляться сферической и цилиндрической оптическими системами. В первом случае излучение концентрируется в точке (рис. 44, а), во втором – на линии (рис. 44, б). Для фокусирования используют собирающие и рассеивающие линзы, телескопические системы или зеркальные. Чтобы изменить направление луча, используют плоские зеркала и призмы.

Рисунок 44 – Схемы фокусирования ОКГ

Помимо концентрации фотонного луча на малом участке поверхности фокусирующая система еще и формирует его. В частности, разработан проекционный способ формирования светового излучения ОКГ. В отличие от обычного способа, когда деталь располагают в фокальной плоскости фокусирующей системы, при проекционном способе (рис. 45) деталь 5 помещают в плоскость изображения специальной маски 3, размещенной на пути луча перед проекционной системой 4.

Рисунок 45 – Схема проекционного способа фокусирования излучения

Пучок света 1 ОКГ с помощью осветительной телескопической системы 2 расширяется до размеров маски, изображение которой строится на поверхности обрабатываемого материала с помощью проекционного объектива. Облученные участки материала подвергаются термическому воздействию, характер и степень которого определяются плотностью потока излучения на обрабатываемой поверхности.

12 ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУЕЙ

Общие сведения

Плазменной обработкой называют такой технологический процесс, при котором для удаления материала используется струя ионизированного газа (плазмы). Этот метод появился примерно в 1956 г. и сейчас интенсивно развивается для обработки новых труднообрабатываемых материалов.

Плазмой называют особое состояние вещества, в котором наряду с нейтральными и возбужденными атомами есть ионизированные атомы и электроны. Такое состояние свойственно любому веществу, нагретому до высокой температуры. При нагревании вещество из твердого состояния может переходить в жидкое и затем в газообразное. Возможен и сублимационный переход (непосредственно из твердого состояния в газообразное). При переходе вещества из твердого состояния в жидкое и из жидкого в газообразное увеличивается кинетическая энергия молекул и атомов вещества, ослабляются и разрушаются энергетические связи между ними. Дальнейший нагрев разрушает энергетические связи не только между атомами, но и между элементарными частицами, входящими в состав атомов, – ядрами и электронами. Газ ионизируется – становится смесью нейтральных атомов, свободных электронов и положительных ионов. Состояние вещества в форме ионизированного газа (плазмы) – называют четвертым состоянием вещества (наряду с твердым, жидким и газообразным).

Переход вещества из газообразного состояния в плазменное происходит постепенно. При сравнительно небольшой температуре (3000…5000 °С) в газе появляется незначительное количество заряженных частиц. При температуре 5000…10 000 °С количество этих частиц достигает нескольких процентов общего числа частиц, а при температуре 30 000…50 000 °С – почти 100 %, т.е. газ полностью ионизируется.

Наиболее простой способ перевода газа в состояние плазмы – возбуждение в нем электрических разрядов. Такое состояние возникает и при тлеющем, и при дуговом, и при искровом разрядах. Температура плазмы зависит от вида разряда. При тлеющем разряде она настолько низка, что не нагревает сколько-нибудь существенно электроны и сосуды, в которых возбуждается. Такой вид разряда возникает, например, в неоновых лампах. При дуговом разряде в газе температура плазмы достигает 5000…10000 °С, а при искровом – на порядок выше. Для плазменной обработки ионизированный газ – плазму – возбуждают, нагревая какой-либо рабочий газ в условиях дугового разряда.

Повышение давления газа увеличивает плотность заряженных частиц. В результате растет частота столкновений электронов, ионов и нейтральных частиц, обмен энергией между ними становится интенсивней, и тем самым температура ионизированного газа повышается.

Для получения высокотемпературной плазмы давление газа увеличивают сжатием дугового разряда 1 (рис. 46), подавая газ под некоторым давлением в камеру, где возбуждается разряд.

Рисунок 46 – Распределение температуры в канале открытого (а)

и сжатого (б) дуговых разрядов

Плазма обладает высокой электропроводностью, что позволяет управлять ею при помощи магнитных и электромагнитных полей. Поэтому сжать дугу можно и посторонним магнитным полем (2 – катод; 3 – анод).

Степень ионизации плазмы – это количественная характеристика, определяющая соотношения в плазме заряженных и нейтральных частиц:

X = n/N,

где n - концентрация в плазме заряженных частиц одного знака (ионов или электронов);

N - число нейтральных молекул или атомов газа до его ионизации.

Квазинейтральность плазмы означает, что в определенном объеме число отрицательно заряженных частиц (в реальных условиях – электронов) равно числу положительно заряженных частиц (ионов), иначе должны возникнуть электрические поля, приводящие к перераспределению зарядов.

По мере снижения давления число частиц в объеме уменьшается, и может наступить момент, когда количество частиц будет настолько мало, что условие квазинейтральности не будет выполняться.

Объем, где нарушается квазинейтральность плазмы, определяется дебаевским радиусом

R = 5Ten,

где  r – дебаевский радиус, см;

Те – температура (электронная), К;

n – концентрация электронов, см -3.

Температура плазмы является ее важнейшей характеристикой, и в реальных плазмотронах она может достигать 20 000…50 000 К. При рассмотрении плазмы как совокупности заряженных частиц различных знаков (электронов и положительно заряженных ионов) вводят понятия электронной Те и ионной Ти температур.

В отличие от обычной газовой смеси, все частицы которой имеют одинаковую кинетическую энергию беспорядочного теплового движения, у электронов, ионов и нейтрально заряженных атомов эта энергия различна. Это связано, прежде всего, с тем, что электрон является  значительно более легкой частицей и отношение масс электрона и иона me/mi=1/1840Ar, где Ar - атомная масса вещества, которому принадлежат ионы.

Для плазмы, используемой в технологических устройствах, где давление достаточно велико, температура всех частиц приблизительно равна. Такая плазма называется термической.

Важное свойство плазменной струи – высокая скорость образующих ее частиц. Наибольшую скорость v движения ионизированных частиц в струе плазмы определяют из выражения

v = 0,81Pr,

где I - сила тока дуги, А;

Р - плотность газа (количество атомов газа в 1 см3);

r - радиус пятна на электроде, см.

При давлении газа 0,2…0,3 МПа и силе тока дуги 400…500 А скорости ионизированных частиц в струе доходят до 15 000 м/с.

В результате воздействия плазменной струи на обрабатываемый материал последний разогревается в зоне обработки, затем плавится и частично испаряется. Расплавленный материал под действием кинетической энергии плазменной струи удаляется из зоны обработки.

Виды обработки плазменной струей и их характеристика

Можно выделить следующие случаи применения плазменной струи:

- размерная обработка;

- предварительный нагрев заготовки при обработке резанием;

- съем поверхностных слоев материала с цилиндрических заготовок на токарном станке;

- резание листового материала;

- обработка отверстий, щелей и пазов малых размеров.

При обработке труднообрабатываемых материалов резанием производительность можно существенно повысить, предварительно нагревая поверхностный слой материала. Возможности индукционного нагрева ограничиваются габаритными размерами заготовки, сложностью оборудования. В последнее время для предварительного нагрева успешно используют плазменные горелки. Они дают высокую энергетическую плотность и нагревают поверхности быстро и без больших затрат.

Установка для такой обработки (рис. 47) монтируется на базе универсального токарного станка 7.

Рисунок 47 – Схема установки для плазменной обработки

цилиндрических деталей

На ней используются плазменные горелки 2 мощностью до 50 кВт при диаметре сопла 3 мм. Такие горелки дают возможность получить плотности мощности до 7 ГВт/м2. Смесь аргона, азота и водорода (75 % Аг, 20 % N2, 5 % Н2) подается в горелку через систему 5 подачи рабочего газа, систему вентилей, манометров и расходомеры 6. Дуга зажигается от высокочастотного устройства зажигания. Вначале зажигается вспомогательная дуга между катодом и включенным для этого в цепь в виде анода соплом горелки (используется открытая горелка). При подводе горелки к обрабатываемой поверхности загорается главная дуга подачей более высокого потенциала. Ток от источника питания 3 подводится к обрабатываемой заготовке при помощи скользящего контакта 7, расположенного на патроне токарного станка. Установка имеет систему охлаждения 4 горелки и теплоизоляцию 8 для защиты станка. Обработка резанием в условиях предварительного нагрева плазменной струей осуществляется твердосплавными или минералокерамическими резцами.

Плазменную струю для предварительного подогрева используют, обрабатывая коррозионно-кислотостойкую и жаропрочную стали, кобальтовые и никелевые сплавы. Установлено, что с повышением температуры нагрева силы резания значительно снижаются. При Т = 500 °С они на всех подачах уменьшаются в среднем на 24 % по сравнению с обработкой при нормальной температуре, а при Т = 800 °С – в среднем на 45%. Результаты измерения сил резания в интервале скоростей резания v=25…100 м/мин показали, что при повышенных температурах обрабатываемой поверхности скорость резания на силу резания не влияет. Исследования показали также, что с повышением температуры подогрева до Т = 630 °С может до 45 % увеличиться объем материала, снимаемый в единицу времени (из-за увеличения скорости резания, подачи и глубины резания).

Удаление плазменной струей поверхностных слоев металла с вращающейся заготовки в последнее время также усиленно развивается. Материал при этой операции удаляется по схеме обычной токарной обработки, но с применением плазменной горелки  вместо  резца.

На эффективность процесса влияет характер установки плазменной горелки относительно детали. При оптимальном расположении горелки 3 относительно детали 1 (рис. 48) оплавленный материал полностью удаляется из зоны обработки, и достигается наивысшее качество обработанной поверхности.

Рисунок 48 – Оптимальное расположение плазменной горелки относительно обрабатываемой детали

Оптимальное расстояние оси плазменной струи 4 от обрабатываемой поверхности составляет около 2,5 мм. Среднее удаление сопла 2 от обрабатываемой  поверхности – 10 мм.

Хорошие результаты (значительное увеличение удельного съема материала) по сравнению с обработкой резанием получены при «плазменном точении» жаростойких сталей. Для обработки углеродистых сталей, алюминия, латуни использовать этот способ нецелесообразно.

При «плазменном точении» на производительность обработки (съем материала) влияют различные факторы. Наибольший удельный съем металла V = 80∙103 мм3/мин достигается при подаче s = 2,0…2,7 мм/об и окружной скорости заготовки v = 15…20 м/мин. Исследования показали, что подачи свыше 2 мм/об рекомендовать для увеличения объема металла, снимаемого в единицу времени, нельзя. С подачами менее 1 мм/об, увеличивая окружную скорость заготовки, также не удавалось значительно повысить удельный съем материала.

Определение влияния различных параметров режимов обработки на производительность показало, что с увеличением тока дуги в плазменной горелке съем металла при различных режимах обработки возрастает.

Зависимость съема металла Q, кг/мин., от параметров режима резания определяется следующим соотношением:

Q = y∙v∙s∙t ∙ 10-6,

где у - плотность обрабатываемого материала, кг/м3;

v - скорость резания, м/мин;

s - подача, мм/об;

t - глубина резания, мм;

10-3 - коэффициент, учитывающий единицы величин.

«Плазменное точение» рекомендуется только в тех случаях, когда трудна или невозможна обычная токарная обработка, например для обработки жаропрочных материалов или черновой обдирки заготовок. Шероховатость обработанной поверхности при «плазменном точении» лежит вне классов чистоты (ниже 1-го класса по ГОСТ 2789-73), а зона термического влияния может достигать 1 мм. В тех случаях, когда возможна обычная токарная обработка, применение «плазменного точения» нецелесообразно.

Третий вид применения плазменной струи – плазменное резание – также все более широко применяется. Достоинство плазменного резания: не надо удалять с разрезаемой поверхности окалину, так как она в процессе резания плавится и уносится вместе с расплавленным металлом плазменной струей.

Плазменное резание листового материала может быть ручным, механизированным и полностью автоматизированным. В последних случаях резание осуществляется по копиру или чертежу с применением следящей системы, а также с помощью программного автоматизированного устройства.

Ширина реза зависит от параметров горелки, материала и толщины листа. Например, при резании стали толщиной 25 мм плазменной горелкой с продувкой воздуха ширина реза составляет около 5 мм, поверхность реза гладкая, кромки острые.

Плазменную струю можно использовать для резания различных материалов – тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, тантал и др.), тугоплавких соединений (карбиды, силициды, оксиды и т.д.), цветных металлов (медь, алюминий), высоколегированных сталей, неметаллических и токонепроводящих материалов (огнеупорная керамика, стекло, слюда, камни и т.д.).

Для резания материалов применяют закрытые и открытые горелки. Первые используют для тонколистовых металлов и неметаллических (токонепроводящих) материалов, вторые – для металлов значительной толщины.

Плазменным формованием деталей с помощью напыления получают тонкостенные детали и заготовки сложной геометрической формы из труднообрабатываемых металлов, например вольфрама, молибдена и др. Формование деталей плазменным напылением используется для получения тиглей, деталей ракетных двигателей и МГД-генераторов.

Поверхностная плазменная строжка применяется в основном для удаления дефектов (пригаров, неметаллических включений) на поверхности заготовок, разделки трещин под их дальнейшую заварку. Наибольший эффект плазменная строжка дает при обработке зашлакованных поверхностных слоев слитков и отливок из высоколегированных сталей, где механические способы обработки малоэффективны.

Одной из разновидностей процесса плазменного напыления является ионная технология покрытий с помощью плазменных ускорителей.

Ионная технология позволяет получить покрытия сложного химического состава, например из оксидов, карбидов и нитридов металлов. Такие покрытия образуются в результате плазмохимических реакций, протекающих при добавлении в ионные потоки металла газов (кислорода, ацетилена,  азота). В промышленности ионная технология используется для увеличения срока службы металлорежущего инструмента и штампов. При этом износостойкость инструмента увеличивается в 2…5 раз; в то же время экономятся дорогостоящие инструментальные материалы. С помощью ионной технологии можно также наносить различные  металлические пленки.

Плазменными горелками разделывают кромки листов под сварку. Для получения кромок различной формы (простой и двойной скос, скос с притуплением и т.д.) применяют одну, две, иногда даже три горелки одновременно.

Плазменную струю можно использовать и при микрообработке материалов. Для этого применяют горелки небольшой мощности (50…500 Вт). Ими режут фольгу из различных материалов с шириной реза до 100 мкм. Можно получать отверстия малых диаметров до 55 мкм. Микрообработку осуществляют плазменными закрытыми горелками.

При плазменной микрообработке горелкой с прецизионным соплом дуговой разряд возбуждается в очень малом объеме при высоком давлении газа. Малый объем и высокая плотность плазмы достигаются вследствие уменьшения расстояния между катодом и соплом до 1 мм и применения вольфрамовых стержневых катодов диаметром 1 мм. Небольшая длина электрода и охлаждение электрододержателя водой допускают высокую токовую нагрузку. Сопло имеет диаметр 50…100 мкм. Такие размеры и форма сопла, а, кроме того, высокое давление в катодном пространстве позволяют получить высокотемпературную плазму почти цилиндрической формы, истекающей из сопла со сверхзвуковой скоростью.

Размерная плазменная обработка материалов имеет возможность обрабатывать практически любые известные в природе материалы; высокую производительность; сравнительно небольшую зону термического и химического влияния; возможность механизировать и автоматизировать процесс.

К недостаткам метода следует отнести относительную сложность оборудования, необходимость применять при обработке специальные газы, что, в общем, удорожает процесс. Применяя плазменную обработку, следует придерживаться определенных правил техники безопасности. Глаза и открытые участки тела оператора должны быть защищены от ультрафиолетового излучения дуги. Легковоспламеняющиеся материалы не должны находиться в пределах досягаемости плазменной струи или капель расплавленного материала. Помещение должно хорошо вентилироваться.

## Оборудование

Оборудование для плазменной обработки состоит из следующих основных элементов (рис. 49): плазменной горелки 5; источника питания 1; системы подачи рабочего газа 2 системы охлаждения 4; блока управления 3. Плазменная струя 6 направляется на обрабатываемую заготовку 7. Для получения заданного закона обработки плазменной горелке или заготовке сообщают необходимые движения.

Рисунок 49 – Структурная схема установки для плазменной

обработки материалов

Плазменная горелка – это устройство, в котором образуется струя плазмы, используемая для обработки. При формировании плазменной струи в горелке между двумя электродами (катодом и анодом) возбуждается дуга. Рабочий газ, подаваемый под давлением в камеру горелки, выдувает дугу через сопло в виде плазменной струи.

Различают горелки закрытые и открытые. В закрытой горелке (без переноса дуги) катод 2 и анод 3 (рис.50, а) расположены внутри горелки. Дуга горит в узком межэлектродном канале, а проходящий через нее рабочий газ выходит в виде плазменной струи 4 через сопло наружу. В этой горелке дуга не выходит за пределы горелки и электрически не соединяется с обрабатываемой поверхностью 1.

Рисунок 50 – Плазменные горелки

В открытой горелке (рис.50, б) с переносом дуги обрабатываемая деталь 1 является основным анодом, а сопло горелки – вторичным анодом 3 (в случае использования так называемой «дежурной дуги»). В такой горелке основная дуга 4 горит между катодом 2, находящимся в горелке, и изделием.

Для повышения температуры плазменной струи, а также для более устойчивой работы горелки и повышения долговечности сопел существуют различные способы сжатия (стабилизации) дуги.

В плазменных горелках дугу стабилизируют стенками сопла, газовым слоем и вихрем. Стенками сопла (рис. 51, а) сжимают дугу обычно в открытых горелках. В этом случае струя плазмы совпадает со столбом дуги. Наличие вторичного анода способствует равномерному течению плазменной струи.

Рисунок 51 – Способы стабилизации плазменной дуги

При этом толщина слоя газа, ограничивающего дугу, и расход через него холодного газа уменьшаются, что дополнительно повышает температуру газа. При стабилизации газовым слоем (рис. 51, б) рабочий газ течет аксиально, образуя слой, ограничивающий дугу. Помимо сужения дуги, повышаются напряжение и мощность горелки. Кроме того, граничный газовый слой служит одновременно тепловым и электрическим изолятором,  что повышает  КПД горелки.

При стабилизации вихрем (рис. 51, в) дуга обжимается потоком рабочего газа, подаваемого в катодное пространство тангенциально.

Существуют разные конструкции плазменных горелок. Они различаются по назначению, мощности, способам стабилизации дуги, а также в зависимости от применяемого рабочего газа.

Специфические условия, в которых работают детали плазменных горелок (высокие температуры, среда окисляющих газов и т. д.), обусловливают применение специальных коррозионно-устойчивых материалов. С другой стороны, чтобы уменьшить нагрев горелки, ее материал должен иметь высокую теплопроводность. Однако, применяя материалы с высокой теплопроводностью, следует иметь в виду, что с охлаждающей водой уносится значительная часть энергии, подводимой к горелке (снижается КПД горелки).

Наиболее широко в качестве электрода для горелки применяют медь. Но такие электроды быстро изнашиваются. Для повышения стойкости применяют вольфрам или графит. Но при этом удорожается конструкция, а также ухудшаются условия теплоотвода из-за низкой теплопроводности этих материалов. Стойкость электродов можно повысить, используя циркониевую вставку в медном электроде, охлаждаемом водой. Стойкость таких электродов в горелках при резании стального листа толщиной до 50 мм (скорость резания 0,50 м/мин., I = 500 А, расход воздуха 9,9 м3/ч) достигала 8 ч. В подобных условиях стойкость вольфрамового электрода не превышает нескольких минут.

Надежность и работоспособность плазменной горелки во многом определяются диаметром и длиной сопла. Необходимо выдерживать определенные соотношения между этими параметрами и мощностью плазменной горелки, а также расходом газа. Несоблюдение рекомендуемых соотношений приводит к интенсивному износу электродов.

Для более эффективной работы плазменных горелок, повышения их долговечности предлагаются новые различные конструкторские решения. В частности, на рис. 52 показана схема горелки, в которой анод 4 находится в таких же условиях, что и катод 1. В этой конструкции сопло изготовлено в виде керамической насадки 2, 3, охлаждаемой путем конвекции и теплового излучения. Это позволяет снизить тепловые потери в зоне обработки и повысить КПД горелок.

Рисунок 52 – Схема модернизированной плазменной горелки

В качестве источника питания для плазменных горелок обычно применяют стандартные сварочные источники постоянного тока мощностью 20…70 кВт. Можно использовать также специальные источники питания.

Система подачи рабочего газа. В качестве рабочего газа в плазменных горелках можно применять одноатомные газы (гелий, аргон), двухатомные (водород, азот) и их смеси. Наиболее широко используют смесь азота с водородом (80% N2, 20% Н2) или аргона с водородом (70% Аг, 30%  Н2).

Параметры плазменной струи зависят от свойств рабочего газа, поскольку непосредственно в нем электрическая энергия, подводимая к плазменной горелке, преобразуется в тепловую.

Эффективность преобразования электрической энергии в тепловую и эффективность действия плазменной струи значительно зависят от теплоемкости рабочего газа. Чем она выше, тем большую энергию можно передать плазменной струей при последующем ее охлаждении в процессе взаимодействия с обрабатываемым материалом.

Свойства рабочего газа важны не только с точки зрения его теплоемкости, но и возможных термохимических процессов. При определенном сочетании рабочего газа и обрабатываемого материала возможны экзотермические реакции, повышающие эффективность обработки. Если, например, в качестве рабочего газа применять кислород или воздух, то при обработке сталей возникает экзотермическая реакция окисления металла, интенсифицирующая процесс. В некоторых случаях физико-химические изменения, происходящие в зоне обработки, нежелательны. Так, образование нитридов при использовании азотсодержащих рабочих газов и карбидов при использовании СО2 в рабочем газе может затруднить последующие доводочные операции из-за повышения твердости оплавленного поверхностного слоя. Часто, чтобы повысить коэффициент теплоотдачи плазменной струи, в состав рабочего газа добавляют водород. Но использование такого газа может вызвать наводороживание обработанной поверхности, что повысит хрупкость поверхностных слоев материала.

Поскольку свойства газов различны, рабочий газ необходимо выбирать с учетом всех факторов, которые влияют на процесс плазменной обработки. На основании известных экспериментальных данных можно дать некоторые общие рекомендации по выбору рабочего газа. Наиболее широко при обработке различных материалов применяют аргоно-водородную смесь. Эту смесь, а также смесь азота с водородом рекомендуется использовать, например, при обработке цветных сплавов и нержавеющей стали.

Чтобы снизить стоимость и повысить производительность, при обработке различных материалов довольно широко используют другие рабочие газы – аргон-азотную, гелий-азотную, азотно-кислородную смеси, аммиак, водо-воздушную дисперсию и обычный воздух. Смесь, в состав которой входит кислород или воздух, рекомендуется применять, например, при резании нелегированных сталей толщиной до 70…80 мм.

Если в качестве плазмообразующего газа используют смесь аргона с аммиаком, то увеличивается скорость резания. Применение аммиака сжимает дугу и уменьшает силу ее тока, что снижает нагрев и, таким образом, улучшает условия эксплуатации горелки. Следует учитывать также низкую стоимость аммиака по сравнению с другими газами. Аргоно-аммиачную смесь можно использовать при резании алюминиевых сплавов большой толщины.

Система охлаждения предназначена для ускоренного отвода тепла с отдельных элементов плазменной горелки. Чтобы уменьшить износ, электроды горелки интенсивно искусственно охлаждают проточной водой. В некоторых случаях применяют замкнутую автономную систему водяного охлаждения с теплообменником.

Блок управления включает в себя систему коммутации электрической схемы, приборы для контроля расхода рабочего газа, контроля водяного охлаждения,  пульт управления.

13 ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ ОБРАБОТКА

Общие сведения

Процесс электровзрывной обработки относится к методу обработки давлением. Быстрая деформация заготовки 1 (рис. 53) вызывается силами FЭ, действующими на ее поверхности. Заготовка деформируется и при ударе о стенки матрицы 2 принимает ее форму. Силы FЭ создаются вследствие взрывного испарения некоторого вещества 3 при пропускании через него кратковременного импульса тока I. Жидкость 4 служит для передачи механических усилий к заготовке 1, фиксируемой уплотняющими деталями 6. Импульсный ток I получают при разряде конденсаторной батареи 7, которая подсоединяется к электродам 5 с помощью переключателя 9. Конденсаторы предварительно заряжаются до высокого напряжения от выпрямителя 8. При деформации заготовки воздух из полости матрицы удаляется через отверстия 10.

Рисунок 53 – Схема электровзрывной обработки

Электровзрывную обработку применяют как для формоизменения, так и для разделения заготовки, например для штамповки, гибки, чеканки, вытяжки, раздачи, а также для дробления хрупких материалов, очистки крупных отливок от пригара, резки, развальцовки труб. Оборудование просто переналаживается при мелко- или крупносерийном производстве. Сама обработка происходит очень быстро. Оптимальных показателей процесса добиваются подбором начальных условий.

Известны две основные разновидности электровзрывного формообразования, в которых применяют высоковольтный разряд при пробое диэлектрической жидкости, которая используется как испаряемое вещество, а также для передачи механических усилий к заготовке, и электрический взрыв проводникового испаряемого вещества, помещенного в жидкость, которая необходима только для передачи усилий к заготовке.

При высоковольтном разряде, иначе называемом электрогидравлической обработкой, используют электрогидравлический эффект, впервые примененный для технологических целей Л.А.Юткиным. Рабочим веществом, как правило, служит техническая вода. Электрический разряд протекает в герметичной камере. В окрестности канала разряда происходит почти мгновенное испарение жидкости, образуется ударная волна. Силы, деформирующие заготовку, создаются главным образом ударной волной, а также высоким давлением в возникающем газопаровом пузыре. Энергия разряда может достигать десятков килоджоулей, а длительность составляет несколько десятков микросекунд, мгновенная сила тока достигает 50 кА при длине разрядного промежутка в несколько сантиметров. Скорость фронта ударной волны заметно превышает скорость звука в воде и доходит до 3000 м/с. Начальная скорость стенок газового пузыря может быть больше 100 м/с, наибольший радиус пузыря – несколько сантиметров, максимальное давление в нем – до 1010 Па. Размеры обрабатываемых листовых заготовок толщиной до 5 мм могут превышать 1 м.

При электрическом взрыве конденсатор разряжается на проводник в виде тонкой проволоки, нескольких проволок, фольги или сетки. Проводник располагают в диэлектрической жидкости. Начальное напряжение разряда в данном случае несколько киловольт (значительно меньше, чем в первой разновидности процесса).

При протекании тока большой силы проводник нагревается, и происходит его взрывное испарение. Возникает газопаровой пузырь, давление в котором достигает 1010 Па. В качестве материала проводников применяют медь, константан, нихром и др. Длина прямой проволоки – до нескольких десятков сантиметров, диаметр 0,1...0,3 мм.

К достоинствам электрогидравлического формообразования относятся: а) простота оснастки; б) равномерность нагружения заготовки; в) сохранение исходного качества поверхности листовой заготовки; г) возможность изготовления разнообразных деталей из заготовок одного вида. Электровзрывная обработка избавляет от выполнения дополнительных операций, а оборудование легко встраивается в автоматические линии.

Электрогидравлические установки, в зависимости от назначения, различаются устройством камер, расположением заготовки, конфигурацией электродов. Ударная волна может иметь сферическую, цилиндрическую или плоскую форму.

Применяют еще одну разновидность электровзрывной обработки – электрический взрыв в вакууме электропроводного материала (обычно металлической проволоки) с целью нанесения покрытия. Покрытия наносят на различные материалы (в том числе керамику и стекло) без предварительного нагрева изделия. Этим способом изготовляют детали рентгеновской аппаратуры и электронных приборов, цилиндров автомобильных двигателей и др.

Формообразование под действием электрического разряда в  жидкости

В устройстве для штамповки к конденсаторной батарее  подключают электроды, которые вместе с заготовкой  установлены в камере, заполненной диэлектрической жидкостью  (водой). Напряжение Uc на обкладках конденсатора должно быть достаточным для пробоя межэлектродного промежутка. Когда напряжение Uc достигнет пробивного значения Uпр, в разрядной цепи быстро нарастает сила тока I. В жидкости возникает канал разряда и газопаровой пузырь. Вследствие высокого давления в рабочей камере заготовка  деформируется и заполняет полость в матрице.

Механизм пробоя рабочей среды, в общем, такой же, как при электроэрозионной обработке. Однако техническая вода обладает некоторой электропроводностью, благодаря чему происходит ее местное вскипание еще тогда, когда напряжение на электродах Uc<Unp. Поэтому заметная часть энергии расходуется еще до пробоя.

После пробоя в жидкости образуется канал разряда начальным диаметром в десятые доли миллиметра. В окружающей жидкости возникает ударная волна. Чтобы большая часть энергии конденсаторов преобразовалась в энергию ударной волны, необходим разряд с высокой скоростью нарастания силы разрядного тока I. Этого добиваются подбором параметров разрядной цепи.

После разрядов в воде накапливаются продукты эрозии электродов и газовые пузырьки. Если жидкость не менять, то продолжительность ее использования влияет на значение пробивного напряжения, на устойчивость пробоя и последующего разряда, а также на показатели самой обработки. Разряд иногда стабилизируют продольным магнитным полем.

Формообразование при электрическом взрыве проводников

В установке для формовки электрическим взрывом (рис.54) сила тока I при разряде конденсатора протекает по прямолинейной проволоке 1. При ее взрыве на стенки трубчатой заготовки 2 действуют поверхностные силы Fn, благодаря которым производится деформация заготовки 2 по форме матрицы 3. Этот процесс происходит более стабильно, поскольку его параметры не зависят от электропроводности рабочей жидкости.

Начальное напряжение конденсаторной батареи не превышает нескольких киловольт. Как и при электрогидравлическом формообразовании, параметры разрядной цепи подбирают так, чтобы наибольшая часть энергии конденсаторов выделилась в проволоке за первый полупериод разрядного тока. При Rэкв=LэC за это время в промежуток поступает 30...40% энергии, накопленной в конденсаторах. При разряде конденсаторов резкое нарастание тока вызывает быстроменяющееся магнитное поле. Это поле создает поверхностный эффект, благодаря которому ток сосредоточен в узком внешнем слое проволоки. В этом слое выделяется теплота, которая передается как во внутренние области проволоки, так и в жидкость. Проволока плавится, окружающая жидкость испаряется – от проволоки отходит ударная волна. Скорость ее фронта тем больше, чем больше начальное напряжение. К центру проволоки распространяется волна сжимающих напряжений. Начинается тепловой взрыв проволоки: ток разряда очень быстро падает (рис.55), внешние слои проволоки испаряются, а фронт испарения перемещается к оси проволоки. Электропроводность насыщенного пара невелика, но иногда наблюдается образование плазмы.

Рисунок 54                     Рисунок 55	    Рисунок 56

Разлет расплавленной перемычки предотвращается силами отдачи паров и индукцией В магнитного поля, создаваемого разрядным током. Благодаря взаимодействию тока и поля на проволоку в радиальном направлении действуют сжимающие силы (пинч-эффект).

После падения тока возможен электрический разряд в канале, заполненном паром (рис. 56). Характер изменения силы тока I зависит от параметров разрядной цепи и продолжительности движения по проволоке фронта испарения. Тепловой взрыв проволоки обычно продолжительнее разряда в жидкости.

Параметры электрического взрыва прямолинейного проводника определяются индуктивностью и емкостью разрядной цепи, начальным напряжением конденсатора, длиной, диаметром и числом проволок. Спиральная проволока взрывается несколько быстрее, чем прямолинейная (обычно за 0,25 периода). Это объясняется тем, что магнитное поле В, вызываемое током I, имеет конфигурацию, которая слабее препятствует разлету электропроводной перемычки.

Явления, следующие за взрывом электропроводного вещества, в общем, такие же, как после электрического разряда в жидкости. Возникают ударная волна и газопаровая полость с высоким давлением. Как правило, КПД процесса выше, чем при разряде в жидкости. При определенной величине длины и диаметра проволоки КПД наибольший. Объем взрываемой проволоки должен быть пропорционален энергии, накопленной в конденсаторах.

### Нанесение покрытий электрическим взрывом проводника

Данная разновидность электровзрывной обработки осуществляется в вакууме взрывом проволоки или фольги, изготовленной из электропроводного материала, которым покрывают изделие.

Физические процессы в разрядной цепи и электропроводной перемычке протекают аналогично электрическому взрыву электропроводных материалов в жидкости. В течение очень короткого времени электропроводный материал переходит в расплавленное состояние. Жидкая перемычка сохраняется благодаря силам отдачи паров, поверхностному натяжению и действию магнитного поля. Иногда происходит электрический разряд вдоль испарившейся проволоки. Тогда разрядный ток падает, и затрудняется или вообще становится невозможным взрыв проводника. Такое явление характерно для тугоплавких веществ, например вольфрама.

Электрический нагрев поверхностных слоев проволоки приводит к плавлению, взрывному испарению и разлету частиц наносимого вещества. Для получения необходимой плотности потока частиц необходимо, чтобы плотность разрядного тока была выше некоторого определенного значения. В противном случае проволока лишь нагревается и распадается на крупные капли расплава.

Экспериментально получено, что диаметр частиц, на которые распадается проволока, составляет 10-9...10-5 м. Крупные капли возникают при распылении расплава, мелкие – после конденсации пара или дробления более крупных частиц. С ростом энергии взрыва и скорости ее ввода в проволоку размер частиц уменьшается. Теплота, выделенная в проволоке, составляет лишь около 40% энергии конденсаторной батареи. Она преобразуется в кинетическую Ек и тепловую Ет энергию распыляемого вещества. Кинетическая энергия пропорциональна массе проволоки и квадрату средней скорости разлета частиц, достигающей нескольких сотен метров в секунду. Тепловая энергия частиц распыленного вещества определяется их температурой. Если предположить, что все вещество испаряется без заметного перегрева, то тепловая энергия пропорциональна удельной энергии парообразования и объему проволоки.

Для получения хороших покрытий необходимо подобрать оптимальное расстояние от проволоки до поверхности изделия. Если расстояние слишком велико, то наносимое вещество охлаждается и качество покрытия снижается; если оно мало, то покрытие будет неравномерным по толщине.

Образование покрытия происходит благодаря осаждению на поверхности изделия большого количества частиц. При ударе о поверхность изделия возможны кавитация внутри капель и их вспучивание. Обычно капли расплющиваются, по краям образуется небольшой валик. Иногда крупные частицы разбрызгиваются или вскипают, что ухудшает качество покрытия.

Соприкасаясь с заготовкой, частицы привариваются к ее поверхности. Кинетическая энергия частицы преобразуется в теплоту и энергию поверхностных волн, активирующих окружающий участок поверхности изделия. Оценки показывают, что одна частица накладывается на другую примерно через 10-5 с. Покрытие толщиной до 15 мкм образуется за 10-4 с. Средняя толщина покрытия определяется объемом распыляемого материала:

Hп = πd2прlпр/(4Sизд),

где dпp и lпр – соответственно, диаметр и длина распыляемой проволоки; Sизд – площадь покрываемой поверхности. Данным методом нельзя получить сплошные зеркально-гладкие покрытия. Прочность сцепления довольно высокая, например, для вольфрамовых покрытий со стальной подложкой она составляет около 240 МПа, а с медью 100 МПа. Пористость покрытия невелика, а содержание кислорода в нанесенном слое незначительно.

14 ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ

Штамповка

Одна из схем технологического процесса листовой штамповки электрическим разрядом представлена на рис. 57.

Рисунок 57 – Схема технологического процесса листовой штамповки электрическим разрядом

В камере 1 установлены изолированные электроды 2. Камеру 1 герметизируют от заготовки 8 резиновой прокладкой 9. Заготовку 8, прокладку 9 и камеру 1 крепят к матрице 10 и камере 11. При подаче напряжения от конденсаторной батареи на электроды 2 в жидкости 3 происходит электрический разряд. Механическое усилие через резиновую прокладку 9 передается на заготовку 8, которая прилегает к стенкам матрицы 10, образуя деталь 13 (на рисунке показана пунктиром)

Для удаления газа, возникающего после разряда, служит ресивер 6. Канал 5, соединяющий рабочую камеру 1 с ресивером 6, имеет криволинейную ось, чтобы погасить ударную волну. С помощью крана 7 накопившийся газ периодически удаляют. При отражении ударной волны в камере 1 могут образовываться кавитационные полости, что снижает общее усилие деформации.

Для устранения кавитации в камеру 1 по каналу 4, который также выполнен с криволинейной осью, под давлением нагнетают рабочую жидкость. Ее можно также вводить периодически, согласуя во времени с разрядом.

При деформации скорость перемещения заготовки v3  100 м/с. Воздух в пространстве между заготовкой и матрицей не успевает вытесняться через технологические отверстия 12 и создает противодавление, препятствующее плотному прилеганию заготовки 8 к матрице 10. Для повышения точности обработки воздух из камеры 11 откачивают вакуумным насосом. При штамповке особо точных деталей матрицу изготовляют из мелкопористого материала или создают на ее поверхности повышенную шероховатость.

Межэлектродный промежуток может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Во втором случае одним из электродов обычно служит сама заготовка. При обработке крупных заготовок штамповка одним разрядом нецелесообразна, так как при этом необходимы мощные и громоздкие электрические устройства. Для обработки больших заготовок в различных местах камеры размещают несколько пар электродов или передвигают одну пару электродов вдоль поверхности заготовки. При первом способе возможна одновременная обработка всей заготовки благодаря сразу нескольким разрядам, при втором – обработка ведется последовательными разрядами.

Как и при электроэрозионной обработке, для пробоя межэлектродного промежутка на электроды подают высокое импульсное напряжение от маломощного источника, а после пробоя – более низкое напряжение от мощного источника. Напряжение пробоя можно уменьшить, если в межэлектродное пространство ввести частицы электропроводного вещества. Можно использовать пониженное напряжение, воздействуя на межэлектродную среду ионизирующим излучением лазера.

Деформация заготовки – процесс инерционный, т. е. деформация продолжается и после непосредственного воздействия на нее ударной волны. Это явление используют, включая последовательно несколько пар электродов по заданной программе. В местах значительных деформаций следует либо предусмотреть многократные разряды, либо повысить энергию одного разряда.

При штамповке цилиндрических заготовок электроды помещают по оси симметрии, как показано на рис. 58. Эту технологическую схему применяют для получения гофров, конических или конусных деталей.

При обработке крупных заготовок можно использовать принцип «стакана» с резиновым дном, внутри которого находится жидкость и установлены электроды. Перемещая стакан по заготовке, можно последовательными разрядами произвести деформацию по всей поверхности.

Для электрогидравлической штамповки применяют импульсы высокого напряжения, так как при напряжении на электродах менее 30 кВ разряд неустойчивый. Кроме того, при повышении напряжения растет КПД процесса.

Объемная электрогидравлическая штамповка и ковка могут осуществляться с помощью вспомогательного элемента, передающего усилие к заготовке, например металлического поршня.

На рис. 58 показана схема электрогидравлического пресса, в котором поршень 5 под воздействием разряда от электродов 3 ударяет по заготовке 6, установленной на столе 7. После разряда благодаря пружинам 4 поршень 5 возвращается в исходное положение. Для увеличения усилия на заготовку в камере 2 сделан канал 1, связывающий ее, например, с гидравлической системой. Работа этой системы согласована по времени с электрическими разрядами между электродами 3.

## Рисунок 58 – Схема электрогидравлического пресса

Известна также электрогидравлическая штамповка экструзией. Для этой цели несколько пар электродов располагают в пространстве последовательно. Если разряды в них возникают также последовательно с небольшой задержкой, то в камере можно получить высокое давление. Заготовку помещают за последними электродами в ресивере, в котором имеется фильера с выходом в атмосферу. Благодаря высокому давлению в ресивере возможно экструзионное выдавливание металла заготовки через отверстие фильеры.

#### Очистка изделий

Очистка изготовленных деталей – одна из самых распространенных операций в технологии машиностроения. Использование электрогидравлической очистки значительно повышает производительность этой операции для многих видов изделий.

В известных способах очистки, например литья, – гидропескоструйной, дробеструйной, дробеметной и др. – очень трудно добиться полной автоматизации процесса. С этой точки зрения при очистке литых деталей сложного профиля из высокопрочных материалов преимущества электрогидравлической очистки проявляются в полной мере.

Принцип электрогидравлической очистки изделий поясняется рис. 59.

Рисунок 59 – Схема электрогидравлической очистки

На основании 5 установлена ванна 4, в которой размещена решетка 6 с заготовками 7. Над ними по траверсе 3 перемещается тележка 2 с электродом 1. В нижней части ванны 4 расположен транспортер 8. На нем осаждаются частицы 9, удаленные с поверхности заготовок в результате разрядов, а затем извлекаются из ванны 4. Корпус ванны заземлен, и разряды возникают между заготовками 7 и электродом 1. Как и при штамповке, в данном случае можно использовать как один электрод, перемещаемый по заданному пути над ванной, так и несколько электродов, расположенных над заготовками 7.

При использовании одного электрода необходимо поддерживать постоянную высоту его расположения над заготовками, так как от нее зависят параметры разряда, а, следовательно, и качество очистки изделий. Обычно для этого применяют механические копиры, с помощью которых электроды перемещаются в зависимости от изменения положения обрабатываемых поверхностей заготовок. Площадь поверхности заготовки, надежно очищаемая одним разрядом, обычно ограничена окружностью диаметром 150...400 мм. Поэтому необходимо согласовывать время между разрядами с расстоянием, пройденным электродом. Если очистку проводят несколькими электродами, то их устанавливают на расстоянии 300...400 мм друг от друга.

Как показывает опыт, электрогидравлическую очистку лучше всего выполнять сразу после литья. Заготовки в опоках поступают в установку для очистки. Под действием разрядов формовочная земля отделяется от опок и литья и вместе со стержневыми составами выпадает через решетку 6 на транспортер 8 (см. рис. 59).

Эти отходы после соответствующей обработки снова используются в литейном производстве.

Применяют также электрогидравлическую очистку непрерывно движущейся ленты. Через уплотнения лента входит в ванну, в которой установлены электроды  с загрязненной стороны ленты. Скорость ленты или число электродов выбирают из вышеприведенных   условий.

Мелкие заготовки очищают в устройствах барабанного типа. В барабан с заготовками наливают рабочую жидкость. На электроды (или на один электрод и заготовки) подают импульсы напряжения. Так как барабан вращается, то действие разрядов постепенно испытывают все заготовки. Для стабилизации процесса необходима определенная по объему загрузка барабана заготовками. При этом следует предотвратить замыкания между электродами. Прокачкой рабочей жидкости из барабана удаляют продукты очистки. Крупные заготовки, которые трудно обрабатывать в камерах или барабанах, очищают по схеме «швабры» (рис. 60).

Рисунок 60 – Схема электрогидравлической очистки «швабра»

Под шарообразный колпак 3 вводят один или несколько электродов 5. Рабочую жидкость подают через патрубки 2. Полость герметизируют резиновой прокладкой 1. Все устройство перемещают по заготовке 6, например, с помощью манипулятора, механически связанного с элементом 4. Если в заготовке есть технологические отверстия, через которые может вытекать рабочая жидкость, то на время очистки их необходимо заглушить пробками из любого материала.

Достоинства данной схемы: простота устройства, малый расход рабочей жидкости, отпадает необходимость в сложном оборудовании. Этим способом очищают, например, корпуса судов «на плаву» (без постановки в док).

Электрогидравлическую очистку осуществляют и по схеме, когда в результате разряда в полости из нее через узкое сопло выбрасывается струя абразивной суспензии. Очистка заготовок производится этой струей, обладающей очень высокой скоростью, направляемой на обрабатываемую поверхность. Абразивный материал можно добавлять в рабочую жидкость непосредственно перед выходом ее из сопла. Для повышения эффективности очистки в качестве рабочей среды используют электролит, а на заготовку или рабочую среду подают потенциал. Таким способом можно производить и разрезание заготовок толщиной до 6 мм.

#### Получение неразъемных соединений

Электрогидравлическую обработку используют для развальцовки, обжатия и в других подобных технологических операциях. Это позволяет механизировать наиболее массовые операции, ранее производимые вручную.

В судостроении, энергетическом машиностроении, химической промышленности широко применяются трубчатые теплообменники. Чтобы улучшить рабочие свойства теплообменников, их изготовляют из высоколегированных сталей, плохо поддающихся сварке. Для крепления труб в трубных решетках стали применять электрогидравлическую запрессовку. Процесс осуществляют с помощью специальных патронов одно- или многоразового действия. На рис. 61 приведена схема запрессовки с патроном одноразового действия.

Рисунок 61 – Схема запрессовки с патроном одноразового действия

Внутри герметизированной резиновой трубки 1 установлены два электрода 2. Пространство между ними заполнено рабочей жидкостью 3, Патрон вставляют внутрь трубы 4, помещенной в трубной решетке 5.

При подаче импульса напряжения на электроды 2 возникает разряд. Резиновая оболочка патрона расширяется и деформирует трубу 4. В результате операции обеспечивается неразъемное соединение трубы 4 и решетки 5 благодаря гарантированному натягу на поверхности трубы 4. Для повторных операций патрон не используется.

Качество соединения трубы с решеткой улучшают целым рядом конструктивных и технологических мероприятий. Так, на поверхности отверстий трубной решетки предусматривают особые канавки, которые при разряде заполняются пластически деформированным металлом трубы. Тем самым повышается сцепление трубы с решеткой. Иногда на сопрягаемые поверхности решетки и трубы наносят слой вещества, которое при запрессовке заполняет все неровности на поверхностях сцепления.

Для повышения качества запрессовки необходимо соблюдать ряд условий:

- диаметральный зазор между внутренней поверхностью трубы и наружной поверхностью патрона не должен составлять более 4% внутреннего диаметра трубы;

- длина гильзы патрона равна или немного меньше длины запрессовки (толщины трубной решетки);

- зазор между трубой и стенкой отверстия в решетке не должен превышать 2% наружного диаметра трубы;

- соединяемые поверхности должны быть тщательно зачищены и обезжирены.

Принцип работы патрона многоразового действия поясняется с помощью рис. 62.

Рисунок 62 – Патрон многоразового действия

В данном устройстве область разряда вынесена за пределы трубы. Патрон состоит из корпуса 1, в который вставлены электроды 2. Давление, созданное разрядом, перемещает поршень 3, жестко связанный с втулкой 4. Упругое кольцо 6 под действием на него промежуточного элемента 5 и втулки 4 сжимается в осевом направлении и раздается в радиальном. Благодаря этому труба 7 деформируется и закрепляется в трубной решетке 8.

Межэлектродный промежуток можно закоротить взрывающейся проволочкой, а в рабочую жидкость иногда вводят вещества, облегчающие пробой промежутка и стабилизирующие разряд.

В силу ряда недостатков патроны многоразового действия применяют реже, чем патроны одноразового действия.

Для операции обжатия взрывающуюся проволоку спирально наматывают на изолированную поверхность цилиндрической заготовки, предварительно покрытую, например, лаком. Шаг намотки и размеры проволоки выбирают так, чтобы необходимую деформацию заготовки получить за один разряд. При подаче импульсного напряжения проволока взрывается, и деталь обжимает основу. При электрогидравлической запрессовке прочность соединений на 20... 30% выше, чем при запрессовке механическим способом. По сравнению с механической запрессовкой производительность повышается в 30 раз, во столько же раз уменьшается расход энергии. Себестоимость операции снижается в 2,5 раза.

Электровзрывной обработкой можно исправлять бракованные изделия: восстанавливать раздачей размеры изношенного поршневого пальца, править помятости на заготовке, помещаемой в контрольную форму, и т. д.

#### Дробление материалов

Электрогидравлическое дробление применяют для измельчения только хрупких материалов. Известно два способа обработки: внешним или внутренним разрядами. При внешнем разряде один электрод устанавливают над размельчаемым материалом, который служит вторым электродом. При подаче импульсного напряжения происходит разряд, механическое действие которого приводит к раскалыванию частиц материала. При многократных разрядах материал постепенно измельчается и проваливается через сетчатое дно. Размером ячеек сетки задается степень измельчения.

При внутреннем разряде в измельчаемом теле просверливают отверстия, в которые вводят электроды (или один электрод, если вторым является заготовка). Дробление происходит вследствие разрядов в объеме самого тела.

Если необходимо измельчать куски металла, то их можно смешать с каким-нибудь вязким неэлектропроводным материалом, например с пластмассой, в объемном соотношении 1:5. В результате действия разрядов разрушаются преимущественно куски металла, которые затем отделяются от вязкого наполнителя благодаря разнице плотностей.

На показатели процесса дробления существенно влияет частота следования разрядов. При большой частоте снижается КПД процесса, поскольку свойства рабочей среды не успевают восстанавливаться. Если рабочая среда в зоне обработки не сменяется, то оптимальная частота следования разрядов fопт = 15...25 Гц. При подаче свежей рабочей среды оптимальная частота разрядов выше. На степень измельчения влияет скорость поступления материала в рабочую зону. Избыток исходного материала приводит к его уплотнению, но не к измельчению.

При электрогидравлическом дроблении у измельченных частиц остаются острые края, возникающие при хрупком раскалывании более крупных кусков. Так, бетон, полученный на щебне, который измельчен на электрогидравлической установке, обладает повышенной прочностью. Абразив после электрогидравлической обработки не имеет плоских и игольчатых зерен, что улучшает его технологические свойства.

При электрогидравлическом дроблении зона обработки занимает небольшой объем. Поэтому можно использовать оборудование, не отличающееся высокой прочностью к ударным нагрузкам. Благодаря этому оборудование отличается простотой и низкой металлоемкостью.

Производительность электрогидравлического дробления мелких фракций достигает 450 кг/ч, крупных – до 2,5 т/ч. При этом средний расход энергии составляет 10...200 кВт∙ч/т в зависимости от свойств исходного материала.

#### Оборудование

Функциональная схема генератора импульсов приведена на рис. 63. Батарея конденсаторов подключена к выходу выпрямителя через зарядный резистор.

Автотрансформатор

Повышающий трансформатор

Выпря-митель

Батарея

конденс-аторов

Разрядник

Электроды

# Рисунок 63 – Функциональная схема генератора импульсов

С ростом силы зарядного тока I3 и уменьшением времени зарядки батареи КПД падает, так как увеличивается мощность преобразования электрической энергии в тепловую на зарядном резисторе R3. Таким образом, производительность установки можно повысить лишь ценой снижения ее КПД, т. е., в конечном счете, увеличением затраченной энергии. КПД данного генератора достигает 90% благодаря стабилизации зарядного тока I3 с помощью регулируемого автотрансформатора.

Генераторы большой мощности целесообразно включать непосредственно в высоковольтную промышленную сеть, не используя автотрансформатор и повышающий трансформатор. Это делается для того, чтобы снизить потери энергии и уменьшить влияние работы установки на состояние сети.

В генераторах обычно применяют высоковольтные импульсные конденсаторы на основе бумажно-масляных диэлектриков или касторового масла. Конденсаторы второго типа обладают большей энергоемкостью (примерно в 1,5 раза) и большим (в 2,5 раза) сроком службы. При выборе типа конденсаторов учитывают так называемую стоимость одного разряда, которая определяется как отношение стоимости конденсатора к гарантированному числу его разрядов.

Современные высоковольтные импульсные конденсаторы имеют номинальное напряжение 50 кВ, номинальную емкость 1...5 мкФ, частоту следования разрядов до двух импульсов в секунду при гарантированном числе разрядов 3∙106.

Разрядник обеспечивает подключение конденсаторов к электродам рабочей камеры. Различают типы разрядников – вакуумные, с твердым диэлектриком, а также высокого и атмосферного давления. Рабочие электроды разрядника отделены диэлектрическим промежутком, который соответствующими внешними воздействиями переводится в проводящее состояние.

В вакуумных разрядниках требуется непрерывно откачивать и удалять продукты разряда из его рабочего объема. Это значительно усложняет как устройство, так и эксплуатацию разрядника.

Разрядники с твердым диэлектриком – это установки разового действия, поскольку после каждого разряда необходимо заменять диэлектрик.

Наиболее простым и распространенным является разрядник с воздушным промежутком под атмосферным или более высоким давлением. Существующие воздушные искровые разрядники рассчитаны на рабочее напряжение 5... 100 кВ и максимальную силу разрядного тока 5...500 кА. Эти разрядники применяют при длительности импульсов тока от нескольких десятков до сотен микросекунд.

Воздушные разрядники изготовляют управляемыми и неуправляемыми. Последние используют, когда не требуется точно задавать начало разряда, например при штамповке, очистке, запрессовке, дроблении и т. п. На рис. 64 показана схема неуправляемого воздушного разрядника, рассчитанного на напряжение 50 кВ и силу тока 40 кА.

Рисунок 64 – Схема неуправляемого воздушного разрядника

Разрядник состоит из подвижного электрода 1, неподвижного электрода 2, корпусов 3 и 4, между которыми предусмотрена звукопоглощающая воздушная прослойка 5. В верхней части корпуса 4 имеется вентиляционное отверстие 6, связанное с устройством для откачки газов из рабочего пространства разрядника. Токоподводы 7 соединяют разрядник с генератором импульсов и электродами рабочей камеры электровзрывной установки.

Перемещением электрода 1 производят настройку разрядника на заданный  режим срабатывания. Например, когда напряжение на электродах 1 и 2 достигает 50 кВ, происходит пробой между электродами 1 и 2.

Управляемые разрядники применяют, в частности, для создания бегущего поля при операции экструзии или в электрогидравлическом насосе, где требуется выдержать время переключения согласно заданной программе. Управляемый воздушный разрядник (рис. 65) отличается от неуправляемого лишь устройством электродов.

Рисунок 65 – Управляемый воздушный разрядник

Электроды 1 и 2 неподвижны Штоком 4 от электромагнитного привода перемещается элемент 3. Для устранения самопроизвольного разряда расстояние между электродами 1 и 2 устанавливается в 2...5 раз больше того, при котором происходит пробой. Поэтому включение разрядника происходит при введении между электродами подвижного элемента 3. Такие разрядники рассчитаны на напряжение 5...10 кВ и силу тока 80...100 кА.

При работе разрядника происходит эрозионный износ электродов. На их поверхностях образуются лунки, наплывы материала, что искажает распределение электрического поля между электродами и, следовательно, влияет на пробивное напряжение и приводит к неустойчивости работы разрядника. Для уменьшения износа электроды изготовляют в виде кольца с разрезом или секционными. При такой конфигурации возможно перемещение дуги по поверхностям электродов.

Работа разрядника сопровождается значительным шумом с уровнем в 90...120 дБ. Благодаря применению воздушных прослоек и звукопоглощающих кожухов уровень шума снижают до 50...60 дБ. Металлические кожухи одновременно позволяют уменьшить радиопомехи, возникающие при работе разрядника.

Рядом преимуществ обладают игнитронные разрядники. Однако срок их службы почти в сто раз короче, чем у описанных выше устройств.

Токоподводящие кабели должны обладать наименьшей индуктивностью. Обычно применяют коаксиальные кабели. Ввиду высоких рабочих напряжений кабели дополнительно изолируют вакуумной резиной и крепят на изоляторах.

15 МАГНИТОИМПУЛЬСНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ

Магнитоимпульсное формообразование относится к методам обработки давлением. По технологическим параметрам этот вид обработки близок к электровзрывному формообразованию. Сила, вызывающая деформацию, создается за счет электромагнитных эффектов непосредственно в самой заготовке, выполненной из электропроводного материала. В данном случае никаких промежуточных рабочих сред для передачи механических воздействий на заготовку не требуется.

Схема метода показана на рис.66. От выпрямителя 1 заряжается батарея конденсаторов 2, в электрическом поле которых к началу обработки накапливается энергия Ec = CUc2/2. Емкость батареи С достигает 100 мкФ, напряжения Uc – десятков киловольт. С помощью переключающих устройств 3 заряженная батарея конденсаторов подсоединяется к обмотке 4 возбудителя, предназначенного для создания магнитного поля определенной пространственной конфигурации.

Рисунок 66 – Схема магнитоимпульсного формообразования

Конденсаторы в течение очень короткого времени разряжаются на обмотку возбудителя, максимальная сила разрядного тока I достигает сотен и тысяч килоампер. В окрестности возбудителя, где установлена заготовка 5, создается быстроизменяющееся магнитное поле и приводит к возникновению электромагнитной силы F3. Эта сила вызывает деформацию листовой заготовки, которая принимает форму матрицы 6. Таким образом, в данном процессе энергия электрического поля конденсаторов преобразуется в энергию магнитного поля возбудителя, а затем в работу деформации заготовки и частично – в теплоту.

Поскольку собственно формообразование протекает очень быстро, то время операции определяется в основном длительностью зарядки конденсаторов и вспомогательным временем на замену заготовок.

Установка для магнитоимпульсной обработки во время деформации заготовки не взаимодействует с внешней средой – столь кратковременным процессом (менее 100 мкс) извне управлять невозможно. Магнитоимпульсным формообразованием получают детали из тонких (до 3 мм) листовых заготовок из стали, латуни, алюминия, меди и даже из сплавов с малой пластичностью.

Первую установку для получения кратковременных сильных магнитных полей создал акад. П.Л.Капица в 20-х годах. На этой установке удалось достичь напряженности магнитного поля Н≈107 А/м. В конце 50-х и начале 60-х годов были построены исследовательские установки, создающие чрезвычайно сильные магнитные поля с напряженностью Н≈109 А/м. Одновременно в СССР и США разрабатывался ряд устройств промышленного назначения, в которых сильные магнитные поля использовались для технологических целей.

Магнитоимпульсному формообразованию присущ ряд достоинств: простота оборудования; отсутствие инструмента; возможность получать детали сложной конфигурации; отсутствие движущихся узлов; простота автоматизации процесса; обработку можно вести без жидкой  рабочей среды, передающей механическое воздействие на заготовку; не надо   герметизировать рабочее пространство; формообразование можно проводить через непроводящую оболочку, защищающую, например, стерильную или инертную среду, в которой помещена заготовка.

Тем не менее, требуется тщательное обоснование применения данного метода, поскольку силы F3, вызывающие деформацию, существенно зависят от физико-химических и геометрических свойств заготовки.

## Разновидности  магнитоимпульсного формообразования

Магнитоимпульсное формообразование осуществляется двумя способами: индукционным при взаимодействии импульсного магнитного поля, которое создается возбудителем, с токами, наведенными в заготовке самим же полем, при этом заготовку не включают в электрическую цепь; электродинамическим при взаимодействии токов в возбудителе и заготовке, включенной в цепь разряда конденсатора. Для индукционного и электродинамического способов формообразования применяют различные по устройству возбудители.

Электродинамический способ основан на электромеханическом взаимодействии проводников, в которых протекают токи. Как известно из электротехники, параллельные провода с одинаково направленными токами I1 и I2 притягиваются, а с противоположно направленными – отталкиваются. Сила FЭ притяжения (или отталкивания) прямо пропорциональна произведению сил токов I1, I2,  длине проводов l и обратно пропорциональна расстоянию между проводами а (рис.67):

FЭ = KFI1I2l/a,

где Kf - коэффициент пропорциональности.

На рис. 68 показаны цилиндрическая заготовка 1 и возбудитель 2. Их соединяют последовательно с помощью электропроводной кольцевой перемычки 3 и подключают к конденсаторной батарее. Током I разряда в возбудителе 2 создается магнитное поле с индукцией В, которое, взаимодействуя с током I той же силы в заготовке 1, создает в ней сжимающие электромагнитные силы FЭ. Заготовка 1 опрессовывает матрицу 4.

Рисунок  67                                          Рисунок 68

Поскольку токи в заготовке и возбудителе соответствующим образом распределены по их объемам, то общие соотношения для расчета электромагнитных сил F3 оказываются довольно сложными. Эти силы растут с увеличением силы токов и уменьшением расстояния между возбудителем и заготовкой.

Недостаток электродинамического способа – необходимость включения в разрядную цепь деформируемой заготовки, что не всегда возможно.

Индукционный способ более распространен. Заготовку не включают ни в какие электрические цепи. Например, на рис.69 внутри возбудителя 2 установлена трубчатая заготовка 3, которая под действием электромагнитных сил F3 опрессовывает некоторое изделие 4. Из физики известно, что плотность энергии магнитного поля равна , где  – магнитная индукция;  – напряженность магнитного поля. Для воздуха (среды, где обычно проходит процесс)  Гн/м - магнитная постоянная. В начале разряда конденсатора 1 (в течение десятков микросекунд) вблизи обмотки 2 на внешней стороне заготовки 3 (рис.70) напряженность магнитного поля Н1 велика, а на внутренней стороне напряженность Н2 мала.

Рисунок  69                                     Рисунок 70

В единичном объеме пространства внешней части заготовки плотность магнитной энергии равна 0,5В1Н1; то же во внутренней части равно 0,5В2Н2, где В1 и В2 – значения магнитной индукции, соответственно, на внешней и внутренней сторонах заготовки.

Размерность плотности энергии (L-1MT-2) такая же, как у давления. Поэтому плотностям энергии по обе стороны заготовки соответствуют различные магнитные давления рм1 и рм2.

Плотность fэ электромагнитных сил на участке заготовки 1 (рис.71) называется разностью магнитных давлений рм1 – рм2 с внешней и внутренней сторон. Эти магнитные давления перпендикулярны вектору В и численно равны местным плотностям магнитной энергии:

pм1 = 0,5μ0Н21;   pм2 = 0,5μ0Н22.

Рисунок 71

Поверхностная плотность электромагнитных сил:

fэ = pм1– pм2 = 0,5μ0(Н21 – Н22).

Вектор  (см. рис. 72) направлен в ту сторону, где магнитное поле слабее, в данном случае – с внешней стороны заготовки во внутреннюю. Чтобы произошло магнитоимпульсное формообразование, необходимо, чтобы напряженности магнитного поля по обеим сторонам листовой заготовки существенно отличались друг от друга. Напряженность H2 магнитного поля внутри заготовки ослабляется за счет тока Iн, наведенного изменяющимся магнитным полем тока I в электропроводной заготовке 1. По правилу Ленца, наведенный ток имеет такое направление, что его магнитное поле встречно тому, которое создается возбудителем 2 внутри контура, где возникает наведенный ток.

Заготовка, а точнее цепь наведенного тока, обладает определенной инерционностью, характеризуемой в простейшем случае постоянной времени тн. Чем больше тн в сравнении с длительностью протекания разрядного тока, тем сильнее выражена электромагнитная инерционность электропроводной заготовки и тем слабее в начале разряда магнитное поле, характеризующееся величинами В2 и H2, на ее внутренней стороне. Чтобы выполнить указанное условие, время разряда  конденсаторной батареи, т. е. время нарастания магнитного поля, должно быть как можно меньше.

Иногда электромагнитные силы FЭ создают быстропадающим магнитным полем, получаемым разрывом цепи, например, с помощью плавкого предохранителя.

В обеих разновидностях магнитоимпульсного формообразования заготовка нагревается наведенным током. Потери на нагревание зависят, в частности, от скорости изменения магнитного поля и могут составлять до 20% энергии, накопленной конденсатором. За очень короткое время температура заготовки может существенно повыситься, особенно при малой теплоемкости материала заготовки.

Так как магнитное давление действует перпендикулярно вектору магнитной индукции, то последний должен быть направлен параллельно исходной поверхности заготовки. Для этого подбирают соответствующую конфигурацию возбудителя. Например, если заготовка трубчатая, то индукция магнитного поля должна быть направлена вдоль боковой поверхности заготовки. Для обработки листовой заготовки необходимо создать магнитное поле, параллельное плоскости заготовки.

Чтобы увеличить местную деформацию заготовки, магнитное поле в определенной области сосредоточивают насадками из электропроводных материалов. Как известно из электротехники, благодаря поверхностному эффекту быстроизменяющийся магнитный поток не проникает в глубь проводника. Поэтому линии магнитного поля как бы обтекают поверхность насадки, принимая в окрестности заготовки необходимую конфигурацию.

Используют и другие разновидности магнитоимпульсного формообразования, отличающиеся способом передачи механических сил к заготовке. Например, при обработке заготовок из материалов с низкой удельной проводимостью между заготовкой и возбудителем устанавливают тонкие электропроводные прокладки (спутники). Эти прокладки, например алюминиевые, деформируясь, передают усилия на заготовку. Для передачи механических усилий на заготовку служит также жидкость, которая сжимается деформируемой прокладкой из электропроводного материала. Таким способом можно обрабатывать трубы из нержавеющей стали, обладающей низкой электрической проводимостью.

В любой разновидности магнитоимпульсного формообразования во время разряда на возбудитель, согласно третьему закону Ньютона, действуют механические силы, по значению равные усилию, приложенному к заготовке. Кроме того, возникают усилия вследствие взаимодействия токов в самом возбудителе. Поэтому конструкция возбудителя должна быть очень жесткой и прочной, что является одной из важных задач при проектировании оборудования.

#### Типичные операции магнитоимпульсного формообразования

На рис. 72 показана схема индукционного обжатия трубы 1, помещенной внутри обмотки возбудителя 2. Аналогично выполняют калибровку, штамповку, опрессовку, напрессовку и сращивание труб напрессовкой соединительного кольца. Цилиндрическая обмотка возбудителя помещается с внешней стороны заготовки (пунктирной линией показан профиль заготовки 1 до обжатия).

Рисунок 72                                 Рисунок 73

Рисунок 74                                    Рисунок 75

Схема электродинамического обжатия показана на рис. 73. Направление электромагнитной силы Рэ определяют по правилу левой руки.

Индукционную раздачу трубчатой заготовки (например, получение гофров) проводят по схеме, изображенной на рис. 74, а электродинамическую раздачу – по схеме на рис. 75.

Формообразование тел вращения производится радиально расходящимися силами, обмотку возбудителя располагают внутри заготовки.

При индукционной вытяжке (рис. 74) плоскую листовую заготовку 1 помещают между плоским витком возбудителя 2 и матрицей 3. Матрицу используют одновременно в качестве насадки для сосредоточения магнитного поля. Воздух удаляется через отверстия 4.

# Технологические показатели

На электропроводную заготовку воздействие силы со стороны магнитного поля осуществляется без промежуточной среды. Собственно формообразование длится около 100 мкс. Длительность цикла формообразования, а, следовательно, производительность, определяется временем, необходимым для зарядки конденсаторов (до десятков секунд) и временем установки заготовок и снятия деталей.

Плотность электромагнитных сил на поверхности заготовки мала, поэтому после магнитоимпульсного формообразования отсутствуют нарушения поверхностного слоя детали, в частности, не возникают трещины.

Если постоянная времени тн цепи наведенного тока мала, то на показатели процесса влияют удельная проводимость, магнитная проницаемость, геометрические размеры и механические свойства заготовки.

КПД процесса низкий. От 5 до 50% энергии, потребляемой из сети, превращается в теплоту еще в зарядном устройстве. Большая часть энергии, запасенной конденсаторами, также идет на нагрев элементов разрядной цепи, переключающего устройства, насадки и самой заготовки. При очень коротком разряде тепловые потери снижаются. По оценкам, КПД магнитоимпульсных установок колеблется от 10 до 40%. Наибольший КПД, например при обжатии, достигается при определенном отношении радиуса г3 к толщине h3 заготовки. Для алюминия оптимальное отношение rз/h3> 10, для меди >5.

##### Особенности магнитоимпульсного формообразования

Чтобы полностью использовать возможности данного процесса, необходимо, чтобы заготовки отвечали ряду требований, вытекающих из рассмотренных ранее основных закономерностей.

- Наилучшим образом обрабатываются заготовки, материал которых обладает высокой удельной проводимостью (медь, алюминий, латунь). В данном случае развиваются большие электромагнитные силы, низкие тепловые потери и высокий КПД.

- Обрабатываемость несколько ухудшается для заготовок из ферромагнитных материалов, но это почти незаметно при высокой напряженности магнитного поля (Н>106 А/м).

- Для каждой производственной установки существует минимальный размер, например радиус заготовки, которую можно обрабатывать.

- Формообразование, как правило, осуществимо для заготовок, толщина стенок которых не слишком мала (заготовка должна быть непрозрачной для магнитного поля) и не слишком велика (чтобы формообразование проходило при данном значении электромагнитных сил).

- Наличие на поверхности заготовки канавок или выемок (рис.76, а) искажает равномерное распределение наведенных токов и ухудшает технологические показатели процесса; заготовки с продольной прорезью (рис. 76, б) на магнитоимпульсных установках не обрабатываются, так как не существует замкнутой цепи наведенного тока.

- Благодаря отсутствию воздействия на поверхность можно обрабатывать изделия с защитно-декоративными покрытиями.

- Поскольку диэлектрики прозрачны для магнитного поля, возможна обработка заготовок, находящихся в герметичных стеклянных или пластмассовых камерах.

- Магнитоимпульсным формообразованием выполняют ряд операций, которые невозможно осуществить другими способами: развальцовку металлических трубок внутри изолятора или запрессовку изолятора в трубку.

- Благодаря высокой скорости деформации и одновременному тепловому воздействию на заготовку возможна обработка материалов, не проявляющих пластичности при обычной температуре.

Рисунок 76

Более точно технологичность детали можно оценить по теоретическим и опытным соотношениям, приводимым в специальной литературе.

##### Проектирование технологического процесса

- Выбирают схему магнитоимпульсного формообразования.

- Проводят оценку технологичности детали и вносят необходимые изменения в чертежи заготовки.

- Сравнивают технологические показатели магнитоимпульсного формообразования и традиционных методов механической обработки, проводят обоснование целесообразности  применения данной схемы.

- Рассчитывают оптимальные значения величин, характеризующих выбранный процесс, например частоту разрядного тока, наибольшее значение напряженности магнитного поля на внешней стороне заготовки и т. д.

- Разрабатывают операционные и контрольные карты.

- Выдают техническое задание на проектирование оборудования.

Методика разработки технологического процесса изготовления типовых деталей

Наиболее распространенными операциями можно считать обжим тросов и получение гофров (например, изготовление сильфонов). Применительно к этим операциям ниже изложена методика разработки технологического процесса, основанная на использовании ряда экспериментальных зависимостей.

- В начале подготовительного этапа уточняют требования к деталям и производят выборочный контроль заготовок.

- С учетом особенностей заготовки выбирают способ формообразования (электродинамический или индукционный).

- Обосновывают выбор возбудителя (постоянного или одноразового действия).

- Исходя из геометрических свойств заготовки, устанавливают конфигурацию возбудителя; между возбудителем и заготовкой предусматривают по возможности наименьший зазор (до 0,5 мм).

- Определяют оптимальное число витков возбудителя, делают расчет его обмотки на прочность, разрабатывают такую конструкцию, при которой индуктивность наименьшая, а стойкость изоляции и механическая прочность наибольшие.

- Соответственно физическим свойствам и размерам заготовки, по теоретическим или экспериментальным соотношениям, справедливым для данной схемы обработки, рассчитывают параметры разрядной цепи и напряжение на конденсаторной батарее.

- На основании сделанных расчетов выбирают оборудование: генератор, разрядник, кабели, конденсаторы, измерительные приборы, устройства управления, защиты и сигнализации.

- Разрабатывают технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности оператора.

- Разрабатывают способ определения показателей процесса и свойств детали.

- Проверяют работоспособность выбранного оборудования, правильность закрепления заготовки, состояние токоподводов.

- Устанавливают требуемый режим, производят пробную обработку заготовки и оценивают показатели процесса.

- Подбирают условия обработки, обеспечивающие наилучшие показатели процесса.

- Производят окончательный контроль получаемых деталей.

##### Оборудование

При выборе или проектировании оборудования необходимо решить главные задачи: а) добиться наименьшей индуктивности разрядной цепи; б) учесть действующие на возбудитель значительные механические нагрузки; в) обеспечить надежную электроизоляцию.

В состав оборудования входят: генератор импульсного тока, возбудитель, матрица и ряд дополнительных элементов, обеспечивающих проведение технологического процесса. Установки могут выполняться как автономными, так и блочными. Блочные установки обладают определенными технико-экономическими преимуществами – можно изменять их параметры и назначение заменой отдельных блоков, но не установки в целом.

###### Генераторы разрядного тока

Показатели установки во многом определяются свойствами конденсаторов, у которых должна быть малой собственная индуктивность, большой срок службы и высокая объемная плотность накапливаемой энергии. Для магнитоимпульсных установок применяют высоковольтные импульсные конденсаторы. Чтобы уменьшить индуктивность разрядной цепи, особенно при работе с одновитковыми возбудителями, батарею собирают из параллельно включенных конденсаторов.

В отличие от установок для электровзрывной обработки в установках магнитоимпульсного формообразования обычно применяют управляемые вакуумные или искровые разрядники. Для вакуумных разрядников характерны невысокие плотности тока и небольшие индуктивности. Разрядник состоит из нескольких последовательных электродов (дисков), разделенных вакуумными промежутками и диэлектрическими прокладками. При работе такого разрядника не возникают ударные волны, эрозия электродов невелика.

В межэлектродное пространство разрядника не должны попадать пары и частицы органических веществ. В противном случае нарушается изоляция разрядника и ухудшается его работа. Поэтому к межэлектродному пространству разрядника подключают непрерывно работающий форвакуумный насос. Собранный разрядник обычно прогревают импульсным током, чтобы улучшить процесс переключения.

После поступления сигнала на управляющий электрод разрядника межэлектродное пространство между дисками пробивается, и напряжение с конденсаторной батареи подается на возбудитель. После этого начинается разряд конденсаторов и собственно формообразование.

Соединительные кабели выбирают по допустимому напряжению, которое должно быть больше Uc. Для уменьшения индуктивности разрядной цепи соединение выполняют несколькими параллельно включенными кабелями.

###### Возбудители

Когда число витков N возбудителя мало, например при N=1, его индуктивность меньше индуктивности прочих элементов разрядной цепи, в этом случае возбудитель подключают к вторичной обмотке импульсного трансформатора, в которой меньше витков, чем в первичной. Благодаря этому индуктивность Lэкв разрядной цепи уменьшается в n2 раз, где n – коэффициент трансформации. При использовании импульсного трансформатора увеличивается наибольшее значение силы разрядного тока Imax, однако при этом падает частота колебаний.

При разработке возбудителей необходимо: 1) выбрать такую их конструкцию, чтобы получить магнитное поле требуемой конфигурации; 2) добиться наименьшей индуктивности возбудителя; 3) предусмотреть действие значительных электромагнитных сил на токоведущие части возбудителя; 4) предусмотреть надежную изоляцию; 5) учесть нагрев возбудителя при протекании разрядного тока.

Конфигурацию рабочей части возбудителя подбирают по виду операции магнитоимпульсного формообразования.

Для обработки тел вращения, например труб, создают магнитное поле, у которого векторы индукции В параллельны исходной поверхности заготовки. Для этого применяют цилиндрическую обмотку, имеющую несколько витков. Подобные обмотки применяют для операций обжатия или раздачи.

Для обработки листовых заготовок (штамповки, вырубки, чеканки) служат одновитковые возбудители с плоской рабочей поверхностью 1 (рис.77, а). Разрядный ток I поступает через токоподводы 2 прямоугольного сечения. Такими возбудителями создают поле с векторами магнитной индукции В, параллельными исходной плоской поверхности заготовки всюду, кроме центральной области, где электромагнитные силы и деформация заготовки незначительны. Чтобы устранить такую область магнитного поля, применяют более сложные по конфигурации возбудители (рис. 77, б).

Рисунок 77

Для создания плоскопараллельного поля в большой области пространства, например при изготовлении гофров на листовых заготовках, служат возбудители, изготовленные в виде плоской спирали.

Индуктивность возбудителя снижают, используя специальную конфигурацию, уменьшая длину токоподводов, снижая зазор между поверхностями возбудителя и заготовки. Существует ряд теоретических способов расчета индуктивности рассеяния отдельных частей возбудителя, имеющих регулярную геометрическую форму (прямой, окружности и т. д.).

Для увеличения электромагнитной силы необходимо применять обмотки с большим числом витков. Однако при этом растет индуктивность возбудителя. Поэтому в каждом случае следует подбирать оптимальное число витков Nопт обмотки, которое зависит от размеров возбудителя и заготовки, длины намотки, частоты, емкости зарядного конденсатора и др.

Например, обмотка для развальцовки латунных труб диаметром 19 мм и толщиной 1 мм в стальной пластине толщиной 20 мм содержит от 3 до 5 витков. В данном случае создаются магнитная индукция до 60...80 Тл и давление до 100 МПа при максимальном разрядном токе до 300 кА. Применяют возбудители: а) постоянные, рассчитанные на обработку многих заготовок, и б) разовые, предназначенные для изготовления только одной детали.

Постоянные возбудители применяют как для индукционного, так и электродинамического формообразования. Эти возбудители должны выдерживать большие ударные силы, значение которых пропорционально квадрату разрядного тока. На цилиндрическую обмотку возбудителя действуют продольные сжимающие электродинамические силы. Они особенно велики на торцах обмотки и равны нулю в середине. Зато там возникают радиальные растягивающие силы. По распределению этих сил разрабатывают конструкцию и рассчитывают прочность возбудителя. Постоянные возбудители иногда изготовляют в виде массивных предварительно напряженных обмоток.

На рис.78 показана конструкция возбудителя для операции обжатия.

Рисунок 78

Она состоит из изолирующих втулок 1, цилиндрической обмотки 2, стального упрочняющего цилиндра 4 и металлических крышек 3, которые одновременно служат для подключения возбудителя к генератору импульсного тока. Отверстия 5 предназначены для стягивающих болтов. Через отверстие 6 в возбудитель помещают заготовку.

Чтобы повысить жесткость, обмотку изготовляют из стержней прямоугольного сечения или бронзовых толстостенных трубок и заливают, например, твердеющей смолой с изолирующими свойствами. В таком виде обмотку дополнительно стягивают стальными шпильками или дюралюминиевыми дисками. Постоянные возбудители применяют в серийном производстве однотипных деталей.

С постоянными возбудителями обычно используют насадки для перераспределения магнитного поля на поверхности заготовки. Так как насадка в процессе обработки нагревается, то КПД установки уменьшается. Насадки изготовляют из бериллиевой бронзы, обладающей сочетанием необходимых свойств: высокой удельной проводимостью, прочностью и теплостойкостью.

Конфигурацию электродинамического возбудителя необходимо задать соответственно форме исходной заготовки. Обычно возбудители  сплошные. Наибольшая трудность при их проектировании – обеспечение надежного электрического контакта с деформирующейся заготовкой. Такой подвижной контакт должен хорошо работать при очень высокой плотности разрядного тока. Согласно опытным данным, наилучшие результаты получены при использовании пружинящих контактов из бериллиевой бронзы. В ряде случаев электродинамическое магнитоимпульсное формообразование более выгодно, чем индукционное.

Постоянные возбудители дороги, и нередко применяют менее прочные  возбудители  разового  действия.  Такие обмотки разрушаются во время формообразования. Разовыми возбудителями создают магнитные поля напряженностью Н≤107А/м. При этом поверхностная плотность электромагнитных сил на заготовке f э< 100 МПа.

Обмотку разового возбудителя изготовляют из медного провода круглого сечения с пластмассовой изоляцией. При обжатии провод наматывают непосредственно на заготовку, при раздаче – помещают внутрь заготовки. Возбудители разового действия целесообразно применять при единичном или мелкосерийном производстве.

Чтобы повысить начальное напряжение Uc, витки возбудителя должны быть как следует изолированы. С этой целью провод оборачивают стеклотканью, пропитанной эпоксидными смолами. Если возбудитель изготовлен из толстостенной бронзовой трубки, то на ее поверхности предварительно нарезают неглубокую винтовую канавку. После изготовления обмотки витки изолируют слюдяными прокладками, пропитанными эпоксидно-фенольной смолой. Затем пространство между витками заполняют полимеризующимся клеем. В некоторых случаях обмотку погружают в сосуд с жидким диэлектриком (трансформаторное масло, дистиллированная вода и др.).

Матрицу изготовляют из диэлектрического или электропроводного материала. Если матрица электропроводная, то постоянная времени тн цепи наведенного тока мала. Чтобы осуществить формообразование, необходимо увеличить скорость нарастания тока в начале разряда. В случае диэлектрической матрицы «магнитная подушка» развивается медленней, и частоту разрядного тока можно уменьшить. У матриц, применяемых при магнитоимпульсой штамповке, должен быть небольшой коэффициент трения с материалом заготовки. Для этого поверхность матрицы полируют и покрывают вазелином или смазками на кремнийорганической основе.

# 16 КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ

Электрофизические и электрохимические методы изготовления деталей имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными способами. К ним можно отнести высокую точность электроэрозионной обработки и большую производительность электрохимической размерной обработки, хорошее качество поверхности, получаемой ультразвуковым методом. Однако технологи хотели бы, чтобы существовали методы обработки, сочетающие все вышеперечисленные достоинства. С этой целью стали оптимизировать процессы путем комбинации известных методов, усиливая их положительные черты. Большинство известных комбинированных методов обработки предложено, исследовано и применено в производстве советскими учеными и инженерами.

При совместном использовании анодного растворения металла с воздействием абразива удаление припуска происходит под действием механического шлифования и одновременного растворения материала электрическим током. Благодаря перемещению абразивных зерен относительно поверхности заготовки происходит интенсивное удаление продуктов анодного растворения из зоны обработки, что способствует стабилизации процесса и повышению его технологических показателей. Такой метод называют анодно-абразивной обработкой. Различают несколько разновидностей его использования:

а) абразивонесущим токопроводящим инструментом;

б) электронейтральным инструментом и свободным абразивом.

В первом случае инструмент имеет форму кругов, брусков, применяемых при механическом шлифовании или повторяющих форму обрабатываемых участков детали. Однако во всех случаях связка должна быть электропроводной. Различают электроабразивное и электроалмазное шлифование, полирование, притирку. При шлифовании (рис. 79, а) инструмент 2 выполнен в форме абразивного или алмазного круга на металлической связке. Абразивные зерна 1 могут быть равномерно распределены по всему объему инструмента 2 или располагаться только на его поверхности. Алмазные зерна обычно закрепляют в форме кольца на внешней окружности инструмента или вдавливают их в наружную поверхность оправки. Инструмент 2 и заготовку 3 подключают к полюсам источника питания. В процессе обработки инструмент вращают и подают на врезание со скоростью Vи. Межэлектродный зазор s ограничен выступанием зерен абразива 1, поэтому нет необходимости применять сложные следящие системы для поддержания постоянных зазоров. Электролит подают поливом на поверхность, либо прокачивают через внутреннюю полость инструмента. В последнем случае он должен иметь поры для протекания жидкости. Благодаря вращению инструмента электролит протекает через зазор со скоростью до 15...20 м/с. Следовательно, в пространстве между инструментом 2 и заготовкой 3 имеются все условия для интенсивного процесса ЭХО (малые зазоры, достаточная скорость протекания электролита, возможность протекания тока). Выступающие зерна в зависимости от усилия прижима инструмента к заготовке удаляют как срезаемый материал заготовки, так и продукты анодного растворения.

Рисунок 79 – Схема электроабразивной и электроалмазной обработки

Если используют диэлектрический абразивный круг 1, то напряжение подают на специальный электрод-инструмент 3 (рис. 79, б). Такую разновидность метода называют анодно-абразивной обработкой электронейтральным инструментом. Электронейтральный инструмент может применяться для шлифования, полирования, притирки, хонингования, суперфинишных операций. Здесь уже необходимы специальные устройства для поддержания зазора между электродом-инструментом 3 и заготовкой 2. С этой целью обычно используют диэлектрические упоры. При шлифовании абразивный инструмент (круг) 1 имеет скорость до 25...30 м/с. Круг и электрод-инструмент 3 подают к заготовке со скоростью Vи. Электролит поступает через зазор со скоростью Vэ. Процесс удаления металла протекает за счет абразивного съема и анодного растворения. При операции притирки вместо абразивного инструмента может применяться притир из пластмассы или дерева. Притир служит только для механического удаления пленки оксидов с обрабатываемой поверхности и способствует ускорению процесса анодного растворения заготовки.

При анодно-абразивной обработке несвязанным абразивом абразивные зерна не связаны с заготовкой или инструментом. Их называют свободными. Зерна могут и не иметь абразивных свойств, тогда их называют наполнителем. Абразивные зерна или наполнитель 2 (рис.80, а) вместе с электролитом подают в зазор между токопроводящим инструментом 3 и заготовкой 1. Абразив перемещается инструментом со скоростью Vа, удаляет часть припуска и вместе с электролитом выносит продукты анодного растворения из зазора. Требуемый зазор поддерживается абразивными зернами, находящимися между инструментом 2 и заготовкой 1. Если необходимо только удалить пленку, вызывающую пассивацию обрабатываемой поверхности, применяют наполнитель из фарфоровых, стеклянных или пластмассовых шариков, диаметр которых меньше заданного значения зазора между инструментом и заготовкой. Если область обработки удалена от инструмента, то наполнитель 2 могут подавать струей электролита (рис.80, б) или посредством центробежных сил, возникающих при вращении заготовки, например крыльчатки компрессора или колеса насоса.

Рисунок 80

При подаче наполнителя струей (рис.80, б) электролит прокачивают со скоростью Vэ через сопло 1. В струю из дозатора 3 водят наполнитель 2, который приобретает скорость Vн, транспортируется струей к обрабатываемой поверхности заготовки 4. Для повышения электропроводности среды наполнитель может быть изготовлен из токопроводящих материалов: шариков из металла или графитовых композиций. Перед повторным использованием электролит отделяется от наполнителя, например, с помощью решетки.

К комбинированным методам относится электроэрозионно-химическая обработка (рис.81, а). Электрод-инструмент и заготовку подключают к двум источникам: генератору постоянного напряжения, применяемому для размерной электрохимической обработки, и генератору импульсов. Иногда используют один источник питания, в котором формируется требуемая форма напряжения. В качестве рабочей среды применяют электролит.

Рисунок 81

С помощью этого метода получают отверстия, углубления, пазы. Скорость иа подачи электрода-инструмента в несколько раз выше, чем при электроэрозионном или электрохимическом прошивании. Электролит через промежуток прокачивают со скоростью Vэ.

Совмещают также электрохимическую и ультразвуковую обработку. На рис.81, б показана схема осуществления такого процесса. Съем металла с заготовки 4 происходит в среде электролита с абразивными зернами. Суспензия поступает из сопла 3 со скоростью Vэ в межэлектродный зазор s, который регулируется размерами зерен. Инструмент 2, кроме поступательного перемещения к заготовке 4, колеблется вдоль оси с ультразвуковой частотой. Эти колебания передаются инструменту от ультразвукового преобразователя 1. Процесс удаления материала происходит как за счет скалывания частиц заготовки 4, так и за счет анодного растворения припуска. Использование электрохимической обработки с наложением ультразвуковых колебаний резко повышает производительность процесса и снижает износ инструмента при ультразвуковой обработке.

При изготовлении круглых отверстий можно использовать абразивонесущий инструмент. Заготовка вращается, а инструменту, который выполнен в форме абразивного круга с отверстием для подвода электролита или имеет пористую конструкцию, сообщают ультразвуковые колебания. Электролит прокачивают со скоростью Vэ в зону обработки.

Ультразвуковые колебания используются при светолучевой обработке. На заготовку, в которой с помощью лазерного луча выполняются отверстия, подают ультразвуковые колебания, обычно продольные. При действии ультразвука расплавленный металл, образующий наплыв вокруг кромки обрабатываемого отверстия, не затекает в отверстие, а распыляется. Это повышает точность формы и размеров отверстий. При обработке алюминия, нержавеющей стали и бронзы с воздействием ультразвуковых колебаний (частота колебаний 20 кГц, амплитуда 20...40 мкм) наибольший эффект достигается при обработке алюминия, наименьший – при обработке бронзы; с увеличением амплитуды колебаний эффект растет. Этот метод может быть применен и при светолучевой резке.

Если пространство межэлектродного промежутка при электрохимической обработке облучить лазером, то резко возрастает скорость анодного растворения. Причем возникает возможность ускорять съем металла с тех участков, где припуск максимальный. Благодаря этому можно повысить точность изготовления деталей. Такой метод комбинированной обработки называют электрохимико-лучевым. В месте облучения необходимо предусмотреть прозрачное окно из материала, устойчивого к воздействию тепла и струн электролита.

Технологические схемы использования комбинированных методов аналогичны приведенным для размерной электрохимической обработки.

17 ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС УСКОРЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

# Сущность процесса

Развитие науки, информатики, техники CNC, лазерной технологии и т.д. позволили перейти к интегрированным генеративным способам ускоренного формообразования, избавиться от нескольких этапов создания прототипов (изделий). Этот процесс, получивший название «Rapiol Prototyping» (ускоренное прототипирование), зародился около 15 лет назад, но уже сейчас можно утверждать: современны те отрасли, где применяется Rapiol Prototyping.

Идеология  ускоренного формирования изделия (модели, прототипа) базируется на следующих принципах:

- возможности компьютерного проектирования изделия, компьютерной оптимизации его конструкции, исходя из требований дизайна, функциональных и др. свойств;

- трансформации трехкратной модели в совокупность  послойных моделей;

- возможности воспроизвести эту совокупность послойных моделей, т.е. материализовать всю модель как единое целое как твердотельное изделие или его прототип  (рис. 82).

3D проектирование детали по его прототипу

Компьютерная оптимизация детали

Послойное разделение

3D модели на двумерное 2D

SLA –500

V-материализация теоретической модели

Разработка управляющих программ для рабочего органа (лазера)

Трансформация 3D в совокупность 2D моделей

Доработка программы или прототипа

Серийное производство деталей

Выход на рынок

Рисунок 82 – Структура рабочего процесса ускоренного формообразования

Таким образом, функциональная структура интегрированного рабочего процесса ускоренного формообразования изделия может быть представлена в такой последовательности:

- Получение трехмерной математической модели изделия, которая создается по данным чертежа и частным аналитическим зависимостям. Если изделие воспроизводиться, то модель получают на трехкоординатной измерительной машине путем обмера оригинала сканированием поверхности послойно или поточечно.

- Компьютерная оптимизация конструкции создается по программам, исходя из функционального назначения, дизайна, других требований, предъявляемых к разрабатываемому изделию. Важность этого этапа определяется еще и тем, что для компьютерной оптимизации не требуется твердотельная модель или изделие, что резко сокращает время на проектирование.

- Послойное представление трехмерной теоретической модели  совокупностью двухмерных относительно простых моделей.

- Создание программ компьютерного управления движением рабочего органа – «инструмента», с помощью которого послойно в соответствии с совокупностью двухмерных будет материализироваться теоретическая трехмерная модель изделия или его прототипа.

- Послойное получение одним из способов цельной твердотельной модели или изделия, или серий  изделий.

- Окончательное изделие или модель получают последовательным улучшением свойств. Для этого на первой стадии определяются требуемые свойства ожидаемого прототипа и изделия – по геометрической форме, физическим, механическим, химическим и другим свойствам.

На второй стадии часть этих различий устраняется за счет изменения параметров процесса материализации теоретической модели.

На третьей, окончательной стадии происходит «облагораживание» изделия, максимально возможное приближение его функциональных свойств к требуемым, по износостойкости, прочности, электропроводности, металлизация и доводка и т.д.

Изложенное позволяет по-иному выстроить всю цепочку прототипирования и производства изделия, всецело базируясь на  идеологии генеративного послойного  изготовления.

Сравнение с традиционными подходами к прототипированию (где часто на изготовление прототипов уходит более 25% общего времени, затрачиваемого на создание продукта: только в фазе создания функционального образца приходится изготавливать до 5 прототипов) показывает, что генеративная технология эффективна на этапах прототипирования и позволяет сократить количество этих этапов (рис.83).

Концептуальное 3D – CAD моделирование

Rapid-производство

Rapid-инструментальное оснащение

Функциональный Rapid Prototyping

Генеративное серийное производство

Генеративное инструментальное обеспечение

Генеративное создание функциональных прототипов

Создание концептуальных

3D-моделей

Объединяющая идея

Сокращение времени

Рисунок 83 – Этапы генеративного создания прототипов и изделий

Но главное достоинство состоит в том, что идея способа генеративного (послойного) изготовления является объединяющей, интегрирующей процессы моделирования, создания инструментального обеспечения и изготовления.

Это позволяет представить концептуальную структуру интегрированных технологий, базирующихся на идее генеративного  изготовления следующим образом: компьютерное создание концептуальных моделей, генеративное создание функциональных прототипов, генеративное создание инструментального обеспечения, генеративное серийное производство, выход на рынок.

### 3D – САD-моделирование

Создание САD-моделей (3D-моделирование и трансформация теоретической модели в систему 2D-моделей), а также подготовка к дальнейшему использованию требует основной части времени, затрачиваемого при  RP-процессах. Оно требует повышенного внимания еще и потому, что может использоваться как диалоговый инструмент для  оптимизации конструкции изделия, для  быстрого устранения недостатков опытного образца путем изменения банка данных. Чаще всего первоначальная модель представлена как некое геометрическое твердое тело. С помощью CAD-систем описывается геометрия детали для ее дальнейшей математической обработки с помощью треугольной аппроксимации (трионгуляции).

Отправной точкой для каждого RP-метода является трехмерное описание геометрии прототипа, предназначенного для изготовления, из которого следует создание физической модели. Исходя из вида RP-оборудования, Sliceprocess может сам преобразоваться во внешнюю систему обработки геометрии или в систему управления процессом в оборудовании.

На основе этого  возникают различные форматы, которые изменяются системой управления процесса, – двумерные (формат HPGL) и трехмерные (формат STL).

В качестве формата интерфейса между различными системами, разрабатывающими геометрию, применяются стандартные интерфейсы JGES, VDA-FS, STL-обмен данными.

Процесс создания интегрированных технологий и их реализацию можно сделать существенно более эффективными, если он будет сочетаться с использованием возможностей телеинженерии.

Под телеинженерией понимается промышленное использование интегрированной техники мультимедиа-коммуникации при синхронной аудио-, видео- и графически интегрированной коммуникации, разработкой эксплуатации которой управляют ведущие эксперты. Освоение идеи телеинженерии в жизни происходит через технологическую, техническую и организационную интеграцию мультимедийной техники.

Мультимедийная коммуникация означает одновременную передачу синхронных (видео, аудио) и асинхронных средств (тексты, графики, таблицы), что позволяет проводить совместные аудио- и видеоконференции (видеотелефон в персональном компьютере), совместную обработку документов на обоих компьютерах постоянно модернизируемой рабочей области звуковыми и видеосигналами; совместное рассмотрение  графических файлов и др.

Телеинженерия позволяет объединить в рамках решения единой задачи RPTM опыт, знания и умения специалистов, территориально находящихся в различных  точках земного шара.

Способы получения твердотельных 3D - CAD-моделей и изделий или их прототипов.

Способы материализации теоретических 3D - моделей являются важнейшей составляющей интегрированного рабочего процесса ускоренного формообразования, именно они «отвечают» за сокращение времени создания изделия, степень повышения его качества, сокращения суммарных производственных затрат. А в совокупности все эти факторы определяют главное – конкурентоспособность продукта на рынке.

Разработанные к настоящему времени способы материализации теоретических моделей различны по многим признакам и технологическим возможностям, однако всем существующим способам присущим следующие общие признаки:

- все прототипы или изделия изготавливаются на основе 3D–CAD-проектирования;

- все прототипы или изделия изготавливаются послойно;

- собственно изделие или его прототип получают не путем снятия припуска с заготовки, а посредством наращивания, добавления материала, т.е. генеративным способом;

- наращивание материала в процессе формообразования происходит чаще всего в переходной его фазе из жидкого или порошкообразного в твердое состояние;

- изготовление изделия-прототипа не требует форм или  инструмента, а значит, отпадают проблемы, связанные с износом инструмента при  формообразовании резанием, штамповкой, ковкой и т.д.;

- отсутствует та или иная степень ограничений, связанных со сложностью формы изделия (внутренние полости, сложные внутренние или внешние поверхности), чем сложнее конфигурация изделия, тем большее преимущество процесса;

- резкое сокращение затрат времени;

- эффективность всех способов RP существенно повышается при  их интеграции с завершающей технологией изготовления твердотельных изделий – вакуумное литье, литье под давлением и др. его виды.

Способы RP можно систематизировать по таким признакам, как состояние исходного материала (жидкое, твердое, газообразное), использование лазерной техники и др.

Способы можно группировать также по маркам применяемых материалов: фотополимеры, термопласты, воск, бумага, керамика, металлы.

Более общей является классификация генеративных методов изготовления по виду и способу наращивания материала, определяемых принципами действия различных установок:

- Селективная полимеризация воздействием света или ультрафиолетового излучения.

- Индуцируемое лазером оплавление порошков.

- Селективное отвердение истекающего материала.

- Склеивание фольги и контурная обрезка.

Рассмотрим принципы и сущность основных из применяемых способов генеративной материализации трехмерных математических моделей.

- Способ стереометографии (SL). При SL геометрическое воспроизводство детали осуществляется послойно дисперсионным отвердителем жидкого фотополимера с помощью UV-лазера (фотополимеризация) (рис.84).

Обычные толщины слоя составляют 0,05 до 0,2 мм. На основе 3D -CAD данных для отдельных плоскостей сечения разрабатываются управляющие программы для XY-сканирования поверхности жидкого фотополимера.

Изделие строится постепенно на платформе носителя, которая находится к началу обработки непосредственно под поверхностью полимера. Луч лазера, управляемый компьютером, проходит по поверхности жидкого полимера, «сканируя» ее часть в соответствии с конфигурацией первого слоя изделия.

1 – подвижная платформа; 2 – лазер; 3 – зеркала; 4 – изделие;

5 – жидкий фотополимер; 6 – ванна

Рисунок 84– Пример сложнопрофильного прототипа, полученного

по способу SL

Происходит дисперсионное отвердение этого слоя жидкого фотополимера. Полимеризация инициируется лазерным излучением или излучением ртутных и люминесцентных ламп. Эти излучения в жидкой реакционно-способной среде порождают активные центры (радикалы, ионы, активированные комплексы), которые при взаимодействии с молекулами мономера вызывают рост полимерных цепей, ведущих к фазовому изменению облученной среды – отвердению.

После этого платформа носителя опускается на величину, равную толщине твердого слоя. Так последовательно происходит воссоздание трехмерной геометрии изделия.

Стереометография связана с фотополимерами, а значит, относящиеся к ним светочувствительные свойства доминируют над всеми другими свойствами материала, такими как твердость, эластичность, температурная стойкость. Поскольку последнее, в общем, не совпадает со свойствами серийных материалов, заготовок, должны быть поочередно включены методы завершения: литья, покрытия и др., из чего следует, что процесс стереометографии – двухступенчатый. На первой ступени в полимерной ванне стереометографического устройства в период изготовления возникает еще относительно мягкая модель, требующая установки «опор» в свободнонесущей структуре, которые подготавливаются в ходе предпроцесса и после окончания изготовления должны быть удалены вручную. Изготовленные модели должны быть почищены растворителем и окончательно закалены в печи. Эти операции чистки, удаления поддерживающей конструкции и закалки происходят вне стереометографического устройства и определяют вторую ступень процесса.

SL-метод сегодня является самым точным. С его помощью можно изготовить  очень сложные геометрические поверхности с внутренними пустотами, тончайшими стенками и отверстиями в субмикрообласти.

SL-метод не только точнейший и самый известный RP-метод, но и наиболее распространенный в мире. 50% всех RP-устройств приходится на стереометографию. Типичным примером для способа SL являются корпусные детали. Сложные тонкостенные изделия изготавливаются с высокой точностью и качеством.

Прототип служит для проверки конструкции, перепроверки эргономики и дизайна, производства и монтажа, а также для коммуникации, аргументации при переговорах с предприятиями поставщиками.

- Способ избирательного спекания (SL S). Исходный материал – порошкообразные полиамиды, поликарбонады, полистирол, сплавы никеля и бронзы, стали и др. Подобно жидкому полимеру (способ SL) порошок заполняет ванну или послойно наносится на подвижную платформу. Луч СО2-лазера сканирует поверхность порошка в соответствии с конфигурацией первого сечения и обуславливает локальное избирательное спекание порошковой массы (рис.85). Управляющие данные для лазера вводятся, как и в предыдущем способе, исходя из 3D-CAD геометрии. Исходный материал послойно в виде порошковой массы при помощи сглаживающих роликов наносится на платформу носителя. Управляемый сканером луч лазера шлакует (локально расплавляет) порошок в прилежащих к построенной структуре областях.

1 – рабочая камера; 2 – подающие картриджи; 3 – СО2-лазер;

4 – оптическая сканирующая система; 5 – сглаживающий ролик;

6 – изделие; 7 – полимерный порошок; 8 – платформа

Рисунок 85 – Избирательное лазерное спекание (SL S)

Близлежащий порошок принимает при этом заданную форму детали. Производство детали происходит послойно. Платформа носителя циклично двигается вниз. После окончания изготовления последнего слоя изымается изделие и подвергается специфической применительно к нему обработке.

- Способ изготовления слоистых объектов (LOM).  При LOM слои изделия вырезаются один за другим из отдельных листов клейкой бумаги или фольги (листовой) из металла, керамики, композитов и соединяются вдоль срезов при помощи лазера (рис.86).

Исходные данные рассчитываются для каждого слоя в 3D формате CAD-данных о конструкции и передаются на лазер. В вертикальном направлении на платформу накладываются друг на друга и прижимают отдельные листы фольги. Луч лазера проникает только на определенную глубину. Точное фокусирование луча лазера и управление от CAD гарантирует, что слой будет вырезаться только на определенную глубину. Не принадлежащие области продукта части листов фольги разрезаются на прямоугольники, чтобы их легче  можно было удалить. Модель образуется послойным наращиванием отдельных листов (слоев), в результате чего возникает точная трехмерная модель.

1 – обработанный материал; 2 – лазер; 3 – сканирующая система;

4 – обойма; 5 – термовалик; 6 – листовой материал; 7 – платформа

Рисунок 86 – Получение модели наращиванием слоистого материала

После окончания формообразования изделия нужно удалить не  принадлежащие к области детали площади. Полученную поверхность нужно доработать соответственно требованиям вручную.

- Способ моделирования оплавлением (FDM). Формообразование детали происходит при помощи экспозиции, а через нагревающее сопло происходит растапливание исходного материала. Намотанный на катушку материал, перемещаясь через нагревательное устройство, подводится к соплу, управляющему от координатного механизма. Расплавленный в камере материал выдавливается на платформу носителя. Намотанный на катушку материал, перемещаясь через нагревательную камеру, подводится к координаторному соплу, которое управляется в соответствии с 3D -CAD-геометрией изделия. Пластичный материал выдавливается на платформу, образуя первый слой изделия. Проволока нагревается до температуры, близкой к температуре плавления материала (рис.87).

В общем случае толщина слоя составляет от 0,025 мм до 1,25 мм, а толщина стенки – между 0,22 мм и 6 мм. После изготовления первого слоя платформа опускается, и производят следующий слой. Применяемые материалы – термопласты, металлы, воск.

1 – суппорт; 2 – платформа; 3 – деталь; 4 – координаторное сопло;

5 – нагревательная камера; 6 – головка  FДМ;

7 – механизм подачи проволоки; 8 – бухта с проволокой

Рисунок 87 – Способ моделирования оплавлением (FДМ)

5 Способ моделирования по принципу трехкоординатной (трехмерной) печати (3D Printinq, TDP). Способ, основанный на этом принципе, напоминает SLS-способ. На подвижной платформе распределяется слой зерен порошка. Инжектор растапливающего сопла, управляемый от XY-данных, полученных при компьютерном расчете слоистой модели, подает на каждую точку жидкое связующее, скрепляющее порошок в слое в этом листе. Так  формируется первый слой – нижнее сечение модели. Платформа опускается на величину шага между первым  нижним и вторым нижним сечением. Дозировано наносится второй слой порошка такой же толщины. Снова инжектор подает жидкое связующее по программе и формируется второй нижний слой. Повторением такого цикла постепенно формируется модель снизу вверх. После завершения процесса лишний порошок отсасывается из ванны. Таким образом, система работает как трехмерный принтер (рис.88).

Изготовленные твердотельные модели после доработки могут использоваться непосредственно для тиражирования, проверки всей конструкции, например, собираемости и т.д.

Применяемые материалы – минералы, крахмал, керамика, целлюлоза, гипс, полистирол. Способ характеризуется высокой  скоростью.

В настоящее время3D -принтер рассматривается как самый дешевый и удобный в применении вариант RP. Малые габариты, возможность размещения в обычном офисе рядом с системами CAD и Интернет, возможность цветного изображения позволяют рассматривать эти принтеры как периферийное оборудование к компьютерам.

Имеется сообщение об успешном применении этой технологии для послойного изготовления таблеток медтехнологии (20 тыс. таблеток в час), а также для производства структуры костей, сухожилий, хрящей, имплантантов с использованием живых клеток и биоматериалов.

Скорость изготовления в 5…10 раз выше, чем при других находящихся на рынке системах – до 50 мм конструктивной высоты в час.

6 Способ многофазного отвердения (MYS). Конструкционный материал нагревается в камере растапливания до температуры плавления и пропускается через форсунку.

1 – растапливающая камера;  2 – форсунка

Рисунок 88 – Схематическое изображение MYS-способа

Управление температурой согласовано при этом так, чтобы расплавленный материал покрывал поверхность необходимым слоем. Способ основан на образовании слоя посредством форсунки, распределяющей растапливаемый материал по поверхности. Есть сходство с FDM-способом, отличие заключается в способе подачи необходимого материала и в самом материале.

При MYS-способе прототипы изготавливаются из низкоплавких металлических сплавов, сталей, титана, керамики. Исходный материал может использоваться и в порошкообразном состоянии. В каждом случае материал нагревается до  температуры, близкой к температуре ликвации, и, управляемый компьютером, через форсунку выливается и застывает в течение нескольких секунд. Еще горячий материал растапливает (разогревает) поверхность предыдущего слоя, и таким образом осуществляется неразъемное соединение слоев.

- Способ многоструйного моделирования (МУМ). По этому способу модель строится с использованием техники, сходной со струйной печатью на обычном принтере, но в трех измерениях. Рабочий орган – «печатающая головка» – включает 352 сопла, образующих линейную решетку: струя из каждого сопла осаждает специально разработанный термополимерный материал там, где он необходим по управляющей программе. Головка МУМ движется возвратно-поступательно по оси X, формируя слой. После завершения построения первого слоя платформа опускается по оси Z на величину, равную его толщине, и начинается формирование следующего слоя.

К этому принципу близок Object Quadra Process, использующий 1536 сопел. Через них по программе выдавливаются и расплющиваются слои фоточувствительной смолы, которая отвердевает под воздействием УФ света.

- Способ формообразования с помощью лазерной инженерной сети (LENS). Способ базируется на следующем принципе: через сопло на подложку подается порошок, который одновременно оплавляется лучом лазера (рис. 89).

Скрепление с предыдущим слоем облегчается тем, что струя порошка оплавляется лучом лазера, подогревающим одновременно и предыдущий слой.

1– лазер; 2 – сопло, подающее порошок;

3 – область взаимодействия луча и порошка; 4 – порошок

Рисунок 89 – Схематическое изображение LENS-способа

9 Способ трехкоординатной сварки (3DW). С помощью электродуговой сварки послойно наплавляется металл в виде простых форм, из которых затем возникают более сложные структуры. Используются две управляющие системы: CNC – для сварочного робота и файлы STL CAD – для послойного построения. Установка оснащена системами термоконтроля интерактивной охлаждающей среды, удаления паров и механических частичек.

10 Способ отвердения полимера при топографической интерференции. В основе лежит свойство жидких полимеров затвердевать при интерференции определенных лучей. Когда голографический образ проектируется на смолу, она отвердевает по всему объему образа. Способ интересен именно тем, что воспроизведение твердого трехмерного объекта из 3D-CAD происходит не послойно, а сразу по всему объему.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аброян И.А. Физические основы электронной и ионной технологии/ И.А.Аброян, А.Н.Андронов, А.И.Титов. – М.: Высшая школа, 1984.

- Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. – М., 1966.

- Баковец В.В. и др. Плазменно-электролитическая анодная обработка металлов. – Новосибирск: Наука СО, 1991.

- Веденов А.А. Физические процессы при лазерной обработке материалов/ А.А.Веденов, Г.Г.Гладуш. – М., 1995.

- Гах В.М. Организация участков отделочно-упрочняющей обработки твердосплавных пластин/ В.М.Гах, В.В.Скибин  //Общемашиностроительные технологические процессы: Вып.3. – М.:ВНИИТЭМР, 1988. – С.10-12.

- Золотых Б.Н. Физические основы электроэрозионной обработки/ Б.Н.Золотых, Р.Р.Мельдер. – М., 1977.

- Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. – К.: Высш. шк., 1983. – 176с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине  ”Высокие технологии в машиностроении” /Сост.: В.М.Гах, Л.Д.Пономарев. – Краматорск: ДГМА, 2002. – 60с.

- Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении: Учеб. пособ. /А.И.Грабченко и др.– Харьков: ХГПУ,1999.– 436с.

- Рогов В.А. Современные методы физико-химической обработки. – М., 1997.

- Рогов В.А. Основы высоких технологий: Учебное пособие/  В.А.Рогов, Л.А.Ушомирская, А.Д.Чудаков. – М.: Вузовская книга, 2001.

- Шиллер З. Электронно-лучевая технология/ З.Шиллер, У.Гайзиг, З.Пинцер/ Пер.с нем. – М., 1980.

- Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: Учеб. пособ.: В 2 т. – Т.1 /Б.А.Артамонов и др. – М.: Высш. шк., 1983. – 247с.

- Электроэрозионная и электрохимическая обработка/ А.Л.Лившиц, А.Т. Кравец, И.И.Мороз и др. – М., 1980.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 Перспектива развития высоких технологий в машиностроении | 7 |
| 2 Рабочие процессы с интенсивными режимами и перспективными элементами технологических систем | 11 |
| 3 Электроэрозионная обработка материалов | 22 |
| 4 Проектирование технологических процессов | 38 |
| 5 Конструкция, расчет и изготовление электрода-инструмента | 44 |
| 6 Электроэрозионное оборудование | 51 |
| 7 Электрохимическая обработка | 56 |
| 8 Электрохимико-гидравлическая обработка | 61 |
| 9 Ультразвуковая обработка | 65 |
| 10 Электронно-лучевая обработка | 74 |
| 11 Лазерная обработка | 81 |
| 12 Обработка материалов плазменной струей | 97 |
| 13 Электровзрывная обработка | 108 |
| 14 Технология электровзрывной обработки | 113 |
| 15 Магнитоимпульсное формообразование | 124 |
| 16 Комбинированные методы обработки | 137 |
| 17 Генеративный процесс ускоренного формообразования изделий | 141 |
| Список рекомендуемой литературы | 154 |

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Рабочие процессы высоких технологий»

для студентов дневного и заочного отделений

специальности 7.09.0202

Составители:				Мишура Евгения Владимировна,

Тулупов Владимир Иванович.

Редактор					Дудченко Елена Александровна.

Подп. в печать.								Формат 60х84/16.

Ризограф. печать.			Усл. печ. л.				Уч.-изд. л.

Тираж         экз.

ДГМА. 84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72