# Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

# Донбасская государственная машиностроительная академия

# Методические указания

# к практическим занятиям по дисциплине

# «Рабочие процессы высоких технологий»

# (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203

# дневной и заочной форм обучения)

## Краматорск 2012

# Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

# Донбасская государственная машиностроительная академия

# Методические указания

# к практическим занятиям по дисциплине

# «Рабочие процессы высоких технологий»

# (для студентов специальностей 7.090202,  7.090203

# дневной и заочной форм обучения)

# Утверждено на заседании

# методического совета ФТМ

# Протокол № 6-02/12 от 27.02.12 г.

## Краматорск 2012

УДК 621.7+621.9

# Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Рабочие процессы высоких технологий" (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203 дневной и заочной форм обучения) / Сост.: Е.В.Мишура, В.И.Тулупов.  – Краматорск: ДГМА, 2012. – 38 с.

# Содержат общие теоретические положения и варианты заданий по основным темам дисциплины  «Рабочие  процессы высоких технологий»

# Составители:	Е.В. Мишура, к.т.н., доц.

# В.И.Тулупов, асс.

# Отв. за выпуск	С.В. Ковалевский, проф. д.т.н.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………….… 4

# Практическое занятие 1

# Расчет характеристик электроэрозионного способа обработки металлов……... 5

# Практическое занятие 2

# Расчет характеристик электрохимического травления заготовок……………… 9

# Практическое занятие 3

Расчет производительности процесса размерной ультразвуковой обработки свободным абразивом………..…………………………………………………… 15

# Практическое занятие 4

# Расчет основных энергетических параметров электронного луча при электронно-лучевой обработке металлов                                                                28

# Список рекомендуемой литературы……………………………………………... 35

ВВЕДЕНИЕ

Широкое использование в машиностроении материалов с особыми физико-механическими характеристиками, обуславливающими их плохую обрабатываемость традиционными методами резания, создание деталей со сложными формами, повышенными требованиями к качеству поверхностного слоя и точности изготовления, а также необходимость снижения себестоимости обработки и повышения производительности труда привели к появлению и распространению в производстве электрохимических и электрофизических методов обработки (ЭХФО). Эта группа методов легла в основу современных электрохимических и электрофизических технологий.

Электрохимические и электрофизические технологии (далее – технологии ЭХФО) в настоящее время применяют на всех этапах изготовления деталей, начиная от получения заготовок и заканчивая их отделочной обработкой. Используя эти технологии, решают уникальные технологические задачи, обеспечивающие заданное удаление, перемещение или приращение (большого или малого) объема материала заготовки.

При весьма широких возможностях всей рассматриваемой группы конкретные технологии ЭХФО по области применения, как правило, более ограничены, а по требованиям к точности параметров технологического процесса более узки и жестки, чем технологии, использующие методы механической обработки. К тому же, многие из процессов, протекающие при их реализации, еще недостаточно изучены, в ряде случаев нет четко установленных структуры технологического процесса, содержания отдельных операций, режимов обработки, обеспечивающих требуемые качество поверхности и точность обработки. Технологическое оснащение ЭХФО специфично и сложно в наладке и эксплуатации.

Практическое занятие 1

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

# Цель занятия: приобрести навыки расчета характеристик процесса электроэрозионной обработки.

Общие сведения

Производительность электроискровой обработки, шероховатость обработанной поверхности и точность выполнения технологических процессов определяются многими факторами. Важнейшими из них являются параметры электрической схемы, определяющие режим работы; материал обоих электродов; среда, окружающая электроды, а также взаимное расположение, форма и размеры электродов.

Размеры лунки в зависимости от энергии и длительности разрядов приведены в таблице 1.1. Форма лунки, образовавшейся от энергии разряда и его длительности, представлена на рисунке 1.1.

Энергия импульса Еи как работа электрического тока зависит от произведения силы тока I на напряжение U за время τи протекания импульса:

τи

Еи = ∫ Iudτи.	               (1.1)

0

В первом приближении энергию Еи можно рассчитать по средним значениям тока и напряжения:

Еи=IсрUсрτи.

Отношение диаметра лунки к ее глубине, как это видно из табл. 1.1, увеличивается с возрастанием длительности разряда. Изменяя энергию и скважность разряда, можно изменить геометрию образующейся лунки. Так, например, при той же энергии разряда, но меньшей длительности импульсов лунки получаются более глубокими и менее расплывчатой формы. Наибольший эффект эрозии получается при определенном соотношении энергии и длительности разряда. Чем короче разряд по времени, тем большая энергия сконцентрирована в объеме разряда и выше образующаяся при разряде температура и интенсивность съема металла.

Таблица 1.1 – Размеры лунки в стальном электроде в зависимости

от энергии и длительности разрядов

| Энергия разрядов Eи, Вт·с | Длительность разряда τи, мкс | Глубина лунки Н | Диаметр лунки d | k1=d/H | Объем лунки V, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |
| 0,001 | 3 | 0,015 | 0,1 | 6,67 | 0,0000788 |
| 0,004 | 5 | 0,018 | 0,15 | 8,34 | 0,000218 |
| 0,008 | 12 | 0,020 | 0,22 | 11,00 | 0,000507 |
| 0,03 | 20 | 0,022 | 0,45 | 20,45 | 0,002325 |
| 0,1 | 40 | 0,025 | 0,75 | 30,00 | 0,00736 |
| 0,2 | 110 | 0,028 | 0,95 | 33,80 | 0,01322 |
| 0,4 | 200 | 0,033 | 1,20 | 36,40 | 0,0249 |
| 0,6 | 300 | 0,037 | 1,40 | 37,80 | 0,0379 |
| 0,8 | 450 | 0,040 | 1,55 | 38,70 | 0,0505 |
| 1,00 | 600 | 0,042 | 1,65 | 39,30 | 0,0598 |
| 2,00 | 1500 | 0,050 | 2,00 | 40,00 | 0,1046 |

а – внешний вид с увеличением; б – разрез лунки: 1 – основной металл;

2 – слой металла, застывший на дне лунки; 3 – валик застывшего металла

по краям лунки

Рисунок 1.1 – Лунка

Температура разрядного канала достигает 40000 С0 и при коротких импульсах большой энергии может превысить указанный предел.

Б.И. Ставицкий предложил эмпирические формулы для определения  геометрических  размеров лунок: диаметра, глубины и объема в зависимости от энергии импульса. Диаметр лунки определяется по формуле

Dл = n1Еи1/3,	                         (1.2)

где Dл — диаметр лунки, мкм;

Еи — запас энергии импульсов, мкм·Дж;

n1 — коэффициент диаметра лунки, зависящий от материала электродов и состава межэлектродной среды; для медных электродов при обработке в керосине n1 = 4.

Глубина лунки определяется по формуле

Нл = n2Еи1/3,	               (1.3)

где Нл — глубина лунки, мкм;

n2 — коэффициент глубины лунки, зависящий от материала электродов и состава межэлектродной среды; для медных электродов при обработке в керосине n2 = 0,45.

Объем  лунки, равный объему металла, выбрасываемого за один импульс, определяется по формуле

Vл = /6·H3(3Rл2 + Hл3),	                      (1.4)

где Rл — радиус лунки, или по формуле

Vл = /6·n2(3/4k12 + k22)Eи ,	                       (1.5)

Коэффициент k1 зависит от формы электродов и расстояния между ними, а также от параметров электрического разряда. Значения k1, полученные из опыта, лежат в пределах 4...40.

Коэффициент k2 зависит от параметров электрического разряда и изменяется от 0,11 до 0,15. Обе величины, k1 и k2, от полярности электродов практически не зависят.

Средняя величина максимальной высоты неровностей hmax, получающихся в результате воздействия на поверхность металла серии импульсов тока, определяется по формуле

hmax= Нл/3= n2Еи1/3/3.		                           (1.6)

Среднее квадратичное отклонение неровностей hс.к от средней линии профиля определяется по формуле

hс.к = n3Еи1/3,	                  (1.7)

где n3 — коэффициент, для медных электродов при обработке керосина равный 0,04.

Задание

- Найти энергию импульса (по данным варианта задания,  табл. 1.2).

- Найти диаметр лунки от энергии одного импульса (при условии, что применяется медный электрод и рабочая жидкость – керосин).

- Найти глубину лунки (от энергии одного импульса).

- Найти объем лунки (от энергии одного импульса).

- Найти производительность ЭЭО (мм3/мин).

- Найти среднюю величину максимальной высоты неровностей при воздействии серии импульсов на поверхность заготовки.

- Найти среднее квадратичное отклонение неровностей от средней линии профиля.

Таблица 1.2 – Варианты задания

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uср, В | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Iср, А | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 |
| fи, кГц | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| q | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| № вар | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uср, В | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Iср, А | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 7,5 | 5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 |
| fи, кГц | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| q | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 |

Материал заготовки – сталь конструкционная, материал электрода-инструмента – медь.

Контрольные вопросы

- Какова физическая сущность процесса ЭЭО?

- Какова последовательность построения технологического процесса?

- От чего и как зависит энергия импульса?

- Какие режимы применяются в ЭЭО?

- Как зависит от длительности импульса глубина получаемой лунки?

- От чего зависит объем лунки, получаемой в результате импульса?

- Что влияет на точность ЭЭО?

- От чего зависит шероховатость обрабатываемой поверхности при ЭЭО?

- От чего зависит производительность процесса ЭЭО?

- Что влияет на обрабатываемость заготовки при ЭЭО?

# Практическое занятие 2

# РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК

# Цель занятия: приобрести навыки расчета характеристик процесса электрохимического травления.

Общие сведения

Одним из методов электрохимической обработки является электрохимическое травление (ЭХТ), технологические особенности которого рассматриваются в данной работе.

ЭХТ может быть использовано для изготовления рельефных шкал, таблиц, фирменных знаков; для получения на металле сложных изображений со значительной глубиной рельефа вплоть до получения сквозных отверстий сложного профиля.

В основе ЭХТ лежит анодное растворение металла в среде электролита при прохождении через электролит постоянного электрического тока. При этом методе обработки заготовка является анодом. Ниже представлена полная схема электролиза в технологической системе «электролит – электроды». Электролитом здесь является водный раствор хлорида натрия NaCl, а анод-заготовка изготовлен из железа.

NaCl → Na+  +  Cl–

Катод: Na+ , Н2О                                        Анод (Fe): Fe, Cl–, Н2О

2Н2О +  2e– →Н2  +  2(ОН)–                                  Fe0 - 2 e– = Fe2+

Na+ + (OH)–  = NaOH                                         Fe2+ + 2Cl– = FeCl2

2 NaOH + FeCl2 = Fe(OH)2 + 2 NaCl

4 Fe(OH)2  + 2 H2O + O2 = 4 Fe(OH)3 ↓ (выпадает в осадок).

Таким образом, на поверхности заготовки, обращенной к катоду, в результате окислительной реакции происходит растворение металла. Для защиты тех частей заготовки, которые не должны подвергаться формоизменению, используются изолирующие маски, наносимые на поверхности фотохимическим или другими способами.

Интенсивность анодного растворения описывается первым законом Фарадея:

m = kэх  ,		                                       (2.1)

где m — масса металла, растворенного на аноде, кг;

kэх — электрохимический эквивалент материала анода, кг/Кл;

 — сила тока, А;

 — время протекания процесса, с.

На практике масса растворенного на аноде вещества mф оказывается меньше массы, рассчитанной по закону Фарадея. Эту особенность процесса учитывают введением в формулу (2.1) коэффициента k, называемого коэффициентом выхода по току. Фактическую массу металла, растворенного на аноде, рассчитывают по формуле

mф = k kэх  .	                                           (2.2)

Ввиду большого числа факторов, влияющих на коэффициент k, найти его значение теоретическим путем не удается. Поэтому на практике выход по току определяют экспериментально через отношение

kh=mm=ρmkýSIDht,	                                     (2.3)

где m — плотность материала анода, кг/м3;

S — площадь анода, подлежащая травлению, м2;

h — толщина слоя, растворенного на аноде, м.

Линейная скорость растворения р, м/с, может быть определена  следующим образом:

Jð=Dht=kýρmISkh=kýρmρikh,	                        (2.4)

где i — плотность тока, А/м2.

Расчеты по формуле (2.4) затруднены в связи с тем, что с увеличением плотности тока падает значение выхода по току. Это связано с явлением пассивации анода, т. е. с покрытием анода нерастворимой оксидной пленкой. Явление пассивации анодной поверхности приводит также к значительному увеличению удельной энергоемкости процесса, значение которой wm, Дж/кг, рассчитывают по формуле

wm = Umф ,		                                (2.5)

где U — напряжение на электродах, В.

Из формулы (2.5) следует, что удельная энергоемкость wm процесса ЭХТ с возрастанием силы тока  увеличивается. Росту wm способствует еще и то, что одновременно падает выход по току.

Задание

- Согласно варианту задания, приведенному в таблице 2.4, с помощью таблиц 2.1, 2.2 и 2.3 назначить режимы электрохимического травления для детали, эскиз которой изображен в таблице 2.5.

- Вычислить площадь S поверхности, объем материала и его массу, подлежащую электрохимической обработке.

- Найти время протекания процесса, учитывая коэффициент выхода по току.

- Найти линейную скорость растворения.

- Рассчитать производительность по массе Пm, кг/с, и удельную энергоемкость процесса обработки wm, Дж/кг.

- Определить силу тока , обеспечивающую скорость анодного растворения р = 10-6 м/c, по формуле I=ρiS и время обработки , приняв анодный выход по току k = 1.

Таблица 2.1 – Характеристика основных операций электрохимической

обработки

| Вид операции | Режим обработки |  |  |  |  | Технологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плот-ность тока ρi, А/см2 | Напря-жение U, В | Межэлек- тродный зазор z, мм | Скорость электро- лита , м/с | Темпера- тура t, °С | Скорость подачи, мм/мин | Точность, мм | Rа, мкм |
| Формообра-зование гравюр штампов и пресс-форм Прошивка Калибровка и контурная обработка неподвижным катодом Удаление заусенцев | 15…200 20…250 8…60 2…25 | 6…24 9…24 6…18 6…30 | 0,03…0,3 0,1…0,5  0,1 0,2…2 | 10…35 5…35 15…30 0,2…0,8 | 20…45 20…40 20…30 20…40 | 0,2…3,5 0,3…6,5 - 4…100 мм/сек | 0,05…0,5 0,05…0,5 0,05…0,35 - | 0,2…2,5 0,63…5,0 0,32…2,5 1,25…2,5 |

Таблица 2.2 – Коэффициент выхода по току

| Материал заготовки | k (хлорид натрия) | k (нитрат натрия) |
| --- | --- | --- |
| Конструкционные и низколегированные стали | 0,80…0,85 | 0,6…0,7 |
| Жаропрочные сплавы | 0,85…0,93 | 0,6…0,7 |
| Титановые сплавы | 0,83…0,85 | - |
| Алюминиевые сплавы | - | 1,1…1,35 |

Таблица 2.3 – Плотность и электрохимические эквиваленты

некоторых сплавов

| № | Материал | m, кг/м3 | kэх, кг/Кл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2Х13 | 7750 | 2,5810-7 |
| 2 | Х18Н9Т | 7900 | 2,7610-7 |
| 3 | 5ХНМ | 7800 | 2,8610-7 |
| 4 | ВК8 | 14350 | 3,1010-7 |
| 5 | Т15К6 | 11000 | 2,7510-7 |
| 6 | Т5К10 | 12200 | 3,0510-7 |
| 7 | 30ХГСА | 7850 | 2,8810-7 |
| 8 | 38ХНМЮА | 7710 | 2,8310-7 |
| 9 | Д1 | 2800 | 0,9310-7 |
| 10 | ВТ16 | 4680 | 1,7910-7 |
| 11 | ВТ22 | 4500 | 1,7210-7 |
| 12 | ЭИ-893 | 8800 | 2,6410-7 |
| 13 | Сталь 45 | 7800 | 2,2310-7 |
| 14 | 12Х18Н9Т | 7900 | 1,6510-7 |

Таблица 2.4-  Варианты задания

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эскиз № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| Материал | 2Х13 | Х18Н9Т | 5ХНМ | ВК8 | Т15К6 | Т5К10 | 30ХГСА | 38ХНМЮА | Д1 | ВТ16 | ВТ22 | ЭИ-893 | Сталь 45 | 12Х18Н9Т |
| № вар | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Эскиз № | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал | 2Х13 | Х18Н9Т | 5ХНМ | ВК8 | Т15К6 | Т5К10 | 30ХГСА | 38ХНМЮА | Д1 | ВТ16 | ВТ22 | ЭИ-893 | Сталь 45 | 12Х18Н9Т |

Таблица 2.5 -  Варианты операционных эскизов

Контрольные вопросы

- Какие классические законы используют при описании процесса ЭХО?

- Как следует выбирать электролит?

- Как выбрать напряжение на электродах?

- Какова последовательность построения технологического процесса?

- Назовите основные технологические показатели процесса ЭХО и их взаимосвязь.

- Какие материалы используются для изготовления рабочей части электрода-инструмента?

- Какова сущность явления пассивации?

- От чего и как зависит линейная скорость растворения при ЭХТ?

- От чего и как зависит удельная энергоемкость процесса?

- От чего и как зависит производительность процесса ЭХТ?

- От чего и как зависит точность при процессе ЭХТ?

- От чего и как зависит шероховатость при процессе ЭХТ?

# Практическое занятие 3

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ

# Цель занятия: приобрести навыки расчета производительности процесса размерной ультразвуковой обработки свободным абразивом.

Общие сведения

Ультразвуковая обработка (УЗО) охватывает большую группу технологических процессов и операций различного назначения, осуществляемых различными методами (химическими, механическими и др.) и выполняемых при обязательном воздействии на обрабатываемую заготовку, обрабатывающий инструмент или среду, в которой ведется обработка, механических колебаний ультразвуковой частоты (свыше 16 кГц). Характер этого воздействия различен для различных технологических процессов. В одних – ультразвуковые колебания (УЗК) передают в рабочую зону энергию, необходимую для выполнения технологических операций непосредственно, например, при ультразвуковой абразивной обработке (УЗАО) твердых хрупких материалов. В других – УЗК используют как средство интенсификации технологических операций, выполняемых традиционными методами, например механической обработкой резанием. И тогда УЗК являются дополнительным источником энергии.

К преимуществам УЗО относят: возможность преобразования электрической энергии в акустическую при небольших затратах; сравнительно простые способы введения УЗК в рабочую зону; относительно несложное и во многих случаях традиционное конструктивное решение средств механизации и автоматизации операций и др.

Недостатками УЗО являются необходимость применения специальных генераторов тока, которые занимают определенную производственную площадь и требуют ухода специально подготовленным персоналом, а также более высокая стоимость акустической энергии по сравнению с другими ее видами.

Ультразвуковая абразивная обработка (УЗАО) объединяет операции, при выполнении которых съем материала осуществляется множеством свободных (не закрепленных на инструменте) абразивных зерен или абразивными (алмазными, эльборными) инструментами при вибрации инструмента или заготовок с ультразвуковой частотой (рис.3.1).

1 - заготовка; 2 - ультразвуковой инструмент; 3 - абразивная суспензия

Рисунок 3.1 – Схема УЗАО свободными абразивными зернами твердых

хрупких материалов

УЗАО свободными абразивными зернами основана на хрупком выкалывании частиц обрабатываемого (хрупкого) материала под воздействием множества абразивных зерен, по которым ударяет колеблющийся с ультразвуковой частотой инструмент.

Задание

Согласно варианту задания, приведенному в таблице 3.7 и с учетом сведений, представленных в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и на рисунках 3.2, 3.3 3.4 необходимо:

- выбрать материал магнитострикционного преобразователя;

- выбрать схему обработки;

- выбрать материал, форму и длину волновода-концентратора;

- выбрать абразивный материал и способ принудительной подачи в рабочую зону абразивной суспензии;

- рассчитать производительность процесса обработки, дать рекомендации по увеличению производительности процесса.

Таблица 3.1 – Основные характеристики материалов, применяемых

для изготовления магнитострикционных преобразователей

| Основные характеристики материала | Никель Н1 и Н2 | Пермендюр |  | Альфер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К49Ф2 | К65 | Ю14 | Ю12 |
| Магнитострикция s | 3510-6 | 7010-6 | 4010-6 | 5010-6 | 3510-6 |
| Магнитное насыщение, гс | 6400 | 24000 | 22000 | 13400 | 15000 |
| Начальная проницаемость 0 | 400 | 700 | 150 | 1000 | 400 |
| Максимальная относительная проницаемость max | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | 1500 |
| Коэрцитивная сила Нс, э | 0,7 | 2,0 | 3,7 | 0,7 | 0,6 |
| Потери (вт/кг) при f=20000 Гц В=5000 гс В=10000 гс | 2800 – | 800 2750 | 2750 10250 | 1175 – | – – |
| Удельное электрическое сопротивление , Омсм | 710-6 | 2610-6 | 810-6 | 9010-6 | 9010-6 |
| Модуль упругости Ею, кг/см2 | 2,110-6 | 2,1810-6 | 2,2410-6 | 1,7710-6 | – |
| Плотность , г/см3 | 8,9 | 8,09 | 8,25 | 6,65 | – |
| Прочность на разрыв , кг/см2 | 47 | 45 | 67 | 79 | – |
| Точка Кюри, °С | 380 | 980 | – | 500 | – |
| Скорость распространения упругой волны с, см/с | 4,7610-5 | 5,210-5 | 510-5 | 5,110-5 | – |
| Удельная допустимая мощность Р, Вт/см2 | 80 | 100..110 |  | 50…55 |  |

Таблица 3.2 – Классификация УЗАО

Продолжение табл.3.2

Продолжение табл.3.2

Таблица 3.3 – Усталостная прочность материалов, применяемая

для изготовления концентраторов

| Материал | -1р10-2, МПа | Материал | -1р10-2, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 10 Сталь 45 Сталь 50Г Сталь 45Г2 Сталь 20Х Сталь 40Х Сталь 40ХНМА | 16…22 25…34 29…36 31…40 31…38 32…38 50…70 | Сталь 18ХНВА Сталь 30ХГСА Сплавы: алюминиевый Д16Т магниевый МА5 титановый ВТ3-1 | 54…62 48…70 11,5 13,0 48,0 |

Концентраторы – трансформаторы упругих колебаний, осуществляющие передачу УЗК с увеличением значения Ак. По типу колебаний различают концентраторы продольных, крутильных и изгибных колебаний. По форме образующей концентраторы (рис.3.2) делятся на: ступенчатые, конические, экспоненциальные, ампульные  (Фурье), катеноидальные.

Рисунок 3.2 – Формы концентраторов: 1 – конический, 2 – экспоненциальный,

3 – катеноидальный, 4 – ступенчатый, 5 – ампельный (Фурье)

Максимально допустимые значения амплитуды колебаний выходного торца концентратора 2Амаx (мкм) не должны превышать 2Амаx ≤ 0,8σ-1р для ступенчатого концентратора; 2Ашах ≤1,5σ-1р для катеноидального концентратора; 2Амаx ≤ 1,8 σ-1р для конического концентратора. Здесь σ-1р – усталостная прочность материала концентратора.

l0, см

40

30

20

10

0

15			20			25			30	 f, кГц

Рисунок 3.3 – Зависимость длины волновода-концентратора от частоты f, кГц

Абразивная суспензия при УЗАО включает 20…40% абразивного материала (массовое содержание); остальное – вода и примерно 1…2% ингибитора коррозии – натрия азотистокислого (NaNO2).

Таблица 3.4 – Материалы абразивные, применяемые при УЗАО

свободными зернами

| Материал | Состав (основной) | Относительная режущая способность | Твердость по шкале Мооса | Плотность ρ, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эльбор | BN | 1,1 | 11 | 3,45 |
| Порошки алмазные | C | 1 | 10 | 3,5 |
| Карбид бора | B4C | 0,5-0,6 | 9 | 2,5 |
| Карбид кремния | SiC | 0,25-0,45 | 9 | 3,2 |
| Электрокорунд | AL2O3 | 0,14-0,16 | 8 | 3,9 |

Таблица 3.5 – Способы принудительной подачи в рабочую зону

абразивной суспензии

Продолжение табл.3.5

Расчет производительности процесса УЗАО

Расчет коэффициента усиления амплитуды колебаний

k=1+(2πlλ)2, 	                                             (3.1)

где l – длина волновода-концентратора,

λ – длина волны, распространяемой в волноводе-концентраторе.

Расчет линейной производительности УЗАО Qл, мм/мин

Qл=ϕ(Ar2Fcе)afb, 		                             (3.2)

где φ – коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала;

Аr – амплитуда колебаний волновода-концентратора (Аr=Азk);

a и b – условия обработки;

Fст – оптимальное усилие рабочей подачи, Н;

f – резонансная частота колебаний волновода-концентратора.

Расчет объемной производительности УЗАО Qv, мм3/мин

Qv=tSo,		                                         (3.3)

где t – глубина обработки, мм;

S0 – площадь обрабатываемой поверхности, мм2.

Таблица 3.6 – Относительная обрабатываемость некоторых твердых

материалов УЗАО свободными зернами

| Материал | Относительная обрабатываемость φ | Материал | Относительная обрабатываемость φ |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло | 1 | Керамика | 0,4 |
| Яшма | 0,9 | Агат | 0,3 |
| Ферриты | 0,8 | Минерало-керамика | 0,2 |
| Ситаллы | 0,7 | Твердый сплав | 0,02-0,05 |
| Кремний | 0,4-0,7 | Германий | 0,3-0,6 |
| Кварц | 0,5 | Алмаз | 0,1 |

58   Fст, Н

49

38,2

29,4

19,6

9,8

0		250		500		750		1000		1250													S0, мм2

Рисунок 3.4 – Зависимость Fст, Н, от площади обработки S0, мм2

Таблица 3.7 – Исходные данные

| № | Обрабатываемая поверхность | Глубина обработки, t мм | Площадь обрабатываемой поверхности, S мм2 | Обрабатываемый материал | Резонансная частота, f, кГц | Длина волны λ, мм | Амплитуда колебаний Аз, мкм | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Формообразование полостей вогнутой формы | 3 | 250 | Стекло | 18,00 | 3 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Формообразование отверстий | 8 | 270 | Яшма | 18,33 | 4 | 6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Формообразование элементов деталей типа тел вращения | 1 | 290 | Ферриты | 18,66 | 5 | 7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Чистовая обработка плоскостей | 0,02 | 300 | Ситаллы | 18,99 | 6 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 5 | Чистовая обработка поверхностей вращения | 0,03 | 350 | Кремний | 19,00 | 7 | 9 | 0,9 | 0,6 |
| 6 | Нанесение плоских изображений, знаков, текста | 1,4 | 400 | Кварц | 19,43 | 8 | 10 | 1,0 | 0,7 |
| 7 | Чистовая обработка поверхностей вращения деталей небольших размеров | 0,04 | 430 | Керамика | 19,56 | 9 | 5 | 0,5 | 0,8 |

Продолжение табл.3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Формообразование полостей выпуклой формы | 4 | 470 | Агат | 19,68 | 10 | 6 | 0,6 | 0,9 |
| 9 | Формообразование рельефных изображений | 1,2 | 500 | Минерало- керамика | 20,00 | 9 | 7 | 0,7 | 1,0 |
| 10 | Нанесение плоских изображений, знаков, текста | 1,3 | 520 | Твердый сплав | 20,30 | 8 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 11 | Чистовая обработка поверхностей вращения | 0,01 | 560 | Германий | 20,56 | 7 | 9 | 0,9 | 0,6 |
| 12 | Чистовая обработка плоскостей | 0,02 | 580 | Алмаз | 20,86 | 6 | 10 | 1,0 | 0,7 |
| 13 | Чистовая обработка поверхностей вращения деталей небольших размеров | 0,03 | 600 | Стекло | 21,00 | 5 | 5 | 0,5 | 0,8 |
| 14 | Формообразование элементов деталей типа тел вращения | 2 | 630 | Яшма | 21,33 | 4 | 6 | 0,6 | 0,9 |
| 15 | Нанесение плоских изображений, знаков, текста | 0,2 | 690 | Ферриты | 21,53 | 3 | 7 | 0,7 | 1,0 |
| 16 | Формообразование рельефных изображений | 0,1 | 720 | Ситаллы | 21,79 | 4 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 17 | Нанесение плоских изображений, знаков, текста | 1 | 740 | Кремний | 22,00 | 5 | 9 | 0,9 | 0,6 |
| 18 | Чистовая обработка поверхностей вращения деталей небольших размеров | 0,08 | 780 | Кварц | 22,30 | 6 | 10 | 1,0 | 0,7 |
| 19 | Формообразование отверстий | 6 | 810 | Керамика | 22,56 | 7 | 5 | 0,5 | 0,8 |
| 20 | Удаление заусенцев | 0,06 | 890 | Агат | 22,78 | 8 | 6 | 0,6 | 0,9 |
| 21 | Нанесение плоских изображений, знаков, текста | 1,5 | 900 | Минерало- керамика | 23,00 | 9 | 7 | 0,7 | 1,0 |
| 22 | Чистовая обработка плоскостей | 0,06 | 950 | Твердый сплав | 23,39 | 10 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 23 | Формообразование плоских заготовок | 2 | 990 | Германий | 23,50 | 9 | 9 | 0,9 | 0,6 |

Продолжение табл.3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Формообразование элементов деталей типа тел вращения | 3 | 1000 | Алмаз | 23,87 | 8 | 10 | 1,0 | 0,7 |
| 25 | Формообразование плоских заготовок | 3 | 1100 | Стекло | 24,00 | 7 | 5 | 0,5 | 0,8 |
| 26 | Чистовая обработка поверхностей вращения | 0,02 | 1150 | Яшма | 24,31 | 6 | 6 | 0,6 | 0,9 |
| 27 | Формообразование рельефных изображений | 0,3 | 1200 | Ферриты | 24,58 | 5 | 7 | 0,7 | 1,0 |
| 28 | Формообразование отверстий | 5 | 1220 | Ситаллы | 24,77 | 4 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 29 | Удаление заусенцев | 0,08 | 1250 | Минерало- керамика | 25,00 | 3 | 9 | 0,9 | 0,6 |
| 30 | Формообразование плоских заготовок | 2,5 | 250 | Твердый сплав | 25,39 | 4 | 10 | 1,0 | 0,7 |
| 31 | Чистовая обработка поверхностей вращения | 0,1 | 300 | Германий | 25,56 | 5 | 5 | 0,5 | 0,8 |
| 32 | Нанесение текста | 1,0 | 400 | Алмаз | 25,87 | 6 | 6 | 0,6 | 0,9 |
| 33 | Чистовая обработка плоскостей | 0,05 | 500 | Кварц | 26,00 | 7 | 7 | 0,7 | 1,0 |
| 34 | Удаление заусенцев | 0,04 | 600 | Агат | 26,25 | 8 | 8 | 0,8 | 0,5 |
| 35 | Нанесение текста | 0,3 | 700 | Алмаз | 30,00 | 9 | 9 | 0,9 | 0,6 |

Контрольные вопросы

- Назовите основные схемы ультразвуковой механической обработки.

- Какие существуют типы ультразвуковых волн?

- Опишите механизм разрушения материала при ультразвуковой размерной обработке свободным абразивом.

- Какие технологические параметры влияют на ультразвуковую размерную обработку свободным абразивом?

- Технологические показатели ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом.

- Как можно повысить производительность процесса ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом?

- Как влияют ультразвуковые колебания на упрочняюще-чистовую обработку?

- Каковы области использования различных технологических схем ультразвуковой механической обработки?

- Из каких элементов состоит ультразвуковая колебательная система?

- Перечислите основные преимущества ультразвуковой алмазной обработки.

# Практическое занятие 4

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

# Цель занятия: приобрести навыки расчета основных энергетических параметров электронного луча при электронно-лучевой обработке металлов

Общие сведения

Электронно-лучевыми методами обработки материалов  (резки, прошивания, сварки и др.) называются методы, в которых для технологических целей используется тепловая энергия, выделяющаяся при столкновении быстродвижущихся электронов с обрабатываемым материалом.

Повышая скорость движения электронов и их кинетическую энергию, а также увеличивая число электронов в пучке (т.е. увеличивая плотность пучка), можно создать чрезвычайно высокую концентрация тепловой энергии в зоне торможения электронного пучка.

Размерная обработка материалов электронным лучом (ЭЛРО) осуществляется при плотности тепловой энергии выше 106-109 Вт/см2. Материал при такой плотности вскипает и испаряется, образуя на детали углубление (отверстие), а при перемещении луча - сквозной или глухой паз. В зоне обработки температура может достигать 6000 °С, а на расстоянии всего лишь 1 мкм от последней - 280-300 °С - отсюда высокая локализация процесса.

ЭЛРО имеет ряд существенных достоинств, обусловливающих целесообразность её практического применения, а именно; возможность широкой регулировки режимов и тонкого управления тепловыми процессами; пригодность для обработки металлических и неметаллических материалов; повышенная чистота среды при обработке; высокий КПД (до 98%); возможность автоматизации процесса. Недостатки процесса: необходимость защиты от рентгеновского излучения, возникающего при работе на напряжениях свыше 20 кВ; относительно высокая стоимость и сложность оборудования; необходимость высокого вакуума; трудность непосредственного наблюдения за процессом.

Для осуществления процесса обработки электронным лучом требуется применение специальных устройств, которые называются электронно-лучевыми (ЭЛ) пушками, излучающих в достаточном количестве и с требуемой скоростью свободные электроны.

Схема ЭЛ пушки для размерной обработки представлена на рис. 4.1.

Основным элементом пупки является нагреваемый катод 11, испускающий электроны, которые формируются полем прикатодного фокусирующего электрода 10, а затем ускоряются под действием разности потенциалов (ускоряющего напряжения) между катодом и анодом 9, после чего электронный луч фокусируется с помощью системы 2 и направляется на обрабатываемое изделие.

Для получения луча малого диаметра (от единиц до сотен мкм) применяют V -образный или шпилечный катод (11) (см. рис. 4.1 б). Прикатодный фокусирующий электрод (цилиндр Венельта) (10) на который подается отрицательное напряжение смещения относительно катода, фокусирует электроны в пучок, создавая на некотором расстоянии от катода участок с минимальным радиусом rs, который играет роль фиктивного катода, определяющего величину минимально возможного сечения луча на изделии.

Ускоренные и сфокусированные электроны проходят сквозь отверстия в аноде (9) и движутся далее с постоянной скоростью.

Короткофокусная магнитная линза (8) ( F= 2-3 мм) устанавливается ниже анода и может уменьшить электронный луч до 0,5 мкм. Однако наименьшее сечение пятна лежит близко к центру линзы и использовать его для технологических целей очень трудно. Поэтому устанавливается вторая - длиннофокусная линза (5) (F=30-180 мм), которая переносит луч на деталь без изменения его поперечного сечения и одновременно увеличивает расстояние между линзой и плоскостью рабочего стола (до 160 мм). Это позволяет обрабатывать дно крупногабаритных деталей и расположить контрольные приборы или устройства для развертки электронного луча в пространстве между линзой и деталью.

Рисунок 4.1 - Схема электронно-лучевой пушки для размерной обработки (а), излучателя электронов (б) и профиль отверстия, полученного при обработке (в) (1- излучатель электронов, 2- фокусирующая система, 3- стол с деталью, 4- микроскоп, 5-длиннофокусная магнитная линза, 6- корректирующие катушки, 7- диафрагмы, 8-короткофокусная магнитная линза, 9- анод, 10- фокусирующий электрод, 11- катод, 12-отклоняющая линза, 13- рабочая камера)

Установленные на пути электронного луча диафрагмы (7) пропускают только центральную часть, обрезая краевые рассеянные электроны. Стигматор (корректирующие катушки) (б) позволяют исправлять поперечное сечение луча до правильного круга в тех случаях, когда возникает искажение формы из-за дефектов изготовления полюсных наконечников магнитных линз. Отклоняющая система (12) позволяет перемещать луч во взаимно перпендикулярных направлениях и получать любое положение его на плоскости, а также плавно перемещать с заданной скоростью на площади 10x10 мм. При необходимости большего смещения луча, нарушающего остроту фокусировки, применяют устройства типа координатных или поворотных столов.

Так как электроны пучка в рабочей камере (13) должны доходить до детали без потерь энергии и без рассеяния луча, то необходимо во все время технологического процесса поддерживать в камере давление не более 1,3·(10–2-10–3) Па, что достигается применением диффузионных насосов в сочетании с механическими.

Основные энергетические параметры электронного луча следующие:

1. Электроны в электрическом поле приобретают энергию:

We=m ·V2/2=e·U, эВ	 			(4.1)

где m и е - масса и заряд электрона, (m=9,109 · 10–31 кг, е = 1,602177 · 10–19 Кл); V- скорость электронов, м/с; U – пройденная электроном разность потенциалов, В.

2. Скорость электронов при попадании на обрабатываемую поверхность:

V=(2e ·Uп /m)1/2,  м/с 				(4.2)

где Un - разность потенциалов между катодом излучателя и обрабатываемой поверхностью. Энергия электронов, покидающих излучатель составляет 100 кэВ, а их скорость 106-107 м/с и выше.

3. Мощность электронного луча:

q=Iл·Uп ,  Вт 					(4.3)

где IЛ – ток в луче, А.

4. Удельная мощность в луче

q2=Iл·Uп / ( ·(dл)2/4),  Вт/см2 			(4.4)

где dл – диаметр луча на обрабатываемой поверхности, см.

Сфокусированный поток электронов, падая на поверхность материала, осуществляет разогрев вещества в зоне ограниченной диаметром луча и глубиной пробега электронов δпр.

5. Максимальная глубина – δпр, обычно определяется по формуле Шонланда:

δпр=2,35·10–12 · Uп2 /ρ, см 				(4.5)

где ρ - плотность материала, г/см3;

Uп - разность потенциалов между катодом излучателя и обрабатываемой поверхностью, В.

При размерной обработке наиболее целесообразным является импульсный режим воздействия луча на материал. Время паузы режима выбирается из расчета того, чтобы продукты выброса успевали эвакуироваться из зоны обработки, и луч не рассеивался на стенки образованного канала. Применение такого режима позволяет в образцах из коррозионностойкой стали получать отверстия глубиной до 60 мм и диаметром до 2 мм.

6. Длительность импульса – τим, (с) выбирают из условия:

τим ≤ (ρ·δпр · Lисп) / q2 				(4.6)

где L исп – удельная энергия взрывного вскипания данного материала, численно равная удельной теплоте испарения.

7. Оптимальные значения скважности (G) импульсного режима находятся в пределах:

ρ·δпр·Lисп ·a  /  (q2· dл2) < G < 0,1			(4.7)

где а – коэффициент температуропроводности металла;

G=τим/(τим + τп ), 					(4.8)

где τп — время паузы между импульсами, с.

8. Скорость обработки в импульсном режиме:

V= B·(1–k) / (τим + τп), см/с				(4.9)

где k — коэффициент перекрытия точек (обычно k = 0,5 – 0,9); В - диаметр зоны обработки (точки).

На практике используют длительности импульсов от 1 мкс до 0,01 сек при частоте повторения от единиц до 104 Гц. Обычно для ЭЛРО применяют установки с анодным напряжением 80-150 кВ при токе в луче в пределах 0,3-20 мА и диаметре луча 0,5-500 мкм.

Наибольшее распространение имеет ЭЛРО тонких материалов, глубина обработки которых не превышает 0,5-1,0 мм для металлов и 2-5 мм для диэлектриков.

Размерная обработка электронным лучом применяется для получения отверстий фигурной или цилиндрической формы малых диаметров (2-500 мкм), тонких пазов, щелей, прорезей размерами от нескольких десятков микрометров в материалах малой толщины (пленки, фольги), а также для разрезки материалов (полупроводников, ферритов, сверхчистых материалов и др.), особенно когда к поверхностям реза предъявляются особые требования.

Точность ЭЛРО находится в пределах 8-11 квалитета, а шероховатость получаемой поверхности составляет Rz=20-3 мкм и зависит от диаметра пучка, длительности импульсов, мощности пучка и теплофизических свойств обрабатываемого материала.

В промышленности ЭЛРО применяется для изготовления деталей с числом отверстий от нескольких тысяч до нескольких миллионов, для получения отдельных отверстий в кварцевых пластинах, для обработки микроминиатюрных электронных схем.

ЗАДАНИЕ

Рассчитать основные энергетические параметры электронного луча при ЭЛРО (по данным варианта задания см. табл. 4.1 и 4.2).

Таблица 4.1 – Исходные данные.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uп, кВ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Iл, мА | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| dл, мкм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Материал обрабатываемой детали* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В, см | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
| № вар. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uп, кВ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Iл, А | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 20 | 15 |
| dл, мкм | 350 | 400 | 450 | 500 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 |
| Материал обрабатываемой детали* | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| В, см | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |

* Название материала соответствует порядковому номеру в табл. 2.

Таблица 4.2 – Свойства некоторых металлов

| № п/п | Металл | Теплота кипения Lисп , кДж/кг | Плотность ρ, г/см3 | Коэффициент температуропроводности а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий | 10800 | 2,7 | 0,209 |
| 2 | Медь | 4770 | 8,9 | 0,395 |
| 3 | Железо | 6070 | 7,8 | 0,0733 |
| 4 | Магний | 5610 | 1,8 | 0,144 |
| 5 | Никель | 6361 | 8,9 | 0,093 |
| 6 | Вольфрам | 4020 | 19,2 | 0,166 |
| 7 | Цинк | 1780 | 7,14 | 0,113 |

Контрольные вопросы:

- Что называют электронно-лучевыми методами обработки материалов?

- Назовите достоинства и недостатки ЭЛРО.

- В каких случаях рационально использовать ЭЛО?

- Какая точность и шероховатость достигается в результате ЭЛРО?

- Каковы особенности обработки диэлектрических материалов?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: Учеб. пособие: В 2 т. – Т.1,2 /Б.А.Артамонов и др. – М.: Высш. шк., 1983. – 247с.

- Основы высоких технологий: Учеб. пособие/ В.А.Рогов, Л.А.Ушомирская, А.Д.Чудаков. – М.: Вузовская книга, 2001. – 256 с.

- Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин  /Под ред. проф. Ф.В. Седыкина – М.: Машиностроение, 1980. – 277 с..

Навчальне видання

# МетодичНІ ВКАЗІВКИ

# до практичних занять по дисципліні

# «РОбочі процеси високих технологій»

# (для студентів спеціальності 7.090202,  7.090203

# денної та заочної форм навчання)

(Російською мовою)

Укладачі:                              Є.В. Мішура

В.І. Тулупов

Редактор                               О.О.Дудченко

Комп’ютерна  верстка             О.П.Ордіна

Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.    Ум. друк.арк       .     Обл.-вид.арк.    .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.

# Методические указания

# к практическим занятиям по дисциплине

# «РаБОЧИЕ процессЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

# (для студентов специальности 7.090202,  7.090203

# дневной и заочной форм обучения)

Составители:                         Евгения Владимировна Мишура

Владимир Иванович Тулупов

Редактор                                Елена Александровна Дудченко

Подписано  в  печать                                                     Формат  60х84/16

Ризограф.  печать               Усл. печ. л.                         Уч.- изд.л.

Тираж         экз.                   Заказ  №

____________________________________________________________________

ДГМА.  84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова,72