Пример выполнения контрольной работы по РПВТ

Разработка технологического процесса электроэрозионной обработки полости, обеспечивающего высокую производительность при выполнении технических требований на изготовление детали.

1 Исходные данные приведены в табл.1

Таблица 1 – Исходные данные

| Эскиз детали | Обрабат. материл, твердость | Rа после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | d | H | H1 |
| D H H1 d R3 | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 35 | 20Н7 | 15 | 25 |

2 Выбираем способ обработки – электроэрозионное прошивание профильным электродом-инструментом, т.к. необходимо обработать глухое отверстие.

3 Выбираем электроискровой режим обработки ([1], с. 28), т.к. необходимо получить 7й квалитет точности и шероховатость поверхности Ra = 0.63.

4 Выбираем электроэрозионный станок для копировально-прошивочных операций мод. 4Г721.

Паспортные данные станка мод. 4Г721.

Размеры стола, мм 						 200×360

Наибольшая высота изделия, мм 				 100

Перемещение головки относительно стола, мм:

поперечное 		 160

продольное 		 250

Производительность, мм3/мин 				 250

Шероховатость (чистовой режим), мкм 			 4-10

Точность обработки, мм 					 0.02-0.05

Объем бака для рабочей жидкости, л 			 70

Частота колебаний вибратора, Гц 				 100

Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 	 0.33

Мощность, потребляемая генератором

Частота импульсов, кГц 					 8; 22; 44; 66; 88; 200; 440

Номинальный ток, А 					 40

Тип станка 							 универсальный

5 Электроэрозионная обработка характеризуется тем, что изменение формы, размеров и качества поверхности заготовки происходит под действием электрических разрядов. Электрические разряды возникают при пропускании импульсного электрического тока в зазоре шириной 0.01-0.05 мм между электродом-инструментом 3 и электродом-заготовкой 4 (рис. 1). Под действием электрических разрядов материал заготовки плавится, испаряется и удаляется из межэлектродного зазора в жидком или газообразном состоянии.

Процесс разрушения электродов под действием электрического разряда называется электрической эрозией. В результате эрозии на обрабатываемой поверхности электрода-заготовки 4 образуется углубление в виде сферической лунки. Вылетевшие из лунки частицы металла охлаждаются диэлектрической жидкостью, которая находится в зазоре, и застывают в виде шариков.

При воздействии серии разрядов поверхность приобретает рельеф с явно выраженными углублениями в виде лунок.

Непрерывное подведение импульсов тока и автоматическое сближение электрода-инструмента с электродом-заготовкой обеспечивает продолжение эрозии до достижения заданного размера заготовки или удаления всего материала заготовки в межэлектродном зазоре.

–

+

R

C

1

2

3

4

DЭИ

Рисунок 1 – Эскиз операции

1 – реостат; 2 – конденсатор; 3 – электрод-инструмент; 4 – электрод-заготовка

6 Маршрутный технологический процесс электроэрозионной обработки.

- Установить заготовку на столе станка.

- Закрепить заготовку.

- Установить в электрододержателе электрод-инструмент.

- Задать рабочие режимы обработки.

- Заполнить ванну диэлектрической жидкостью.

- Включить рабочие режимы обработки, обработать в черновом режиме.

- Отключить станок.

- Заменить электрод-инструмент.

- Включить рабочие режимы обработки, обработать в чистовом режиме.

- Выключить станок, снять деталь.

7 Рассчитываем электрические и технологические параметры обработки:

Среднее напряжение пробоя:

Uср=(0,5...0,75)U0, где U0 – напряжение холостого хода при разомкнутых электродах.

При электроискровом режиме U0 = 40…180 В [1, с.11].

Назначаем U0 = 120 В.

Uср=0,7⋅120=84 В.

Средняя сила тока:

Iср=(0,5...0,75)IK, где IK – сила тока при коротком замыкании электродов.

При обработке твердого сплава ВК8 IK = 0,05…0,2 А [1, с.12].

Назначаем IK = 0,15 А.

Iср=0,7⋅0,15=0,105А.

Длительность импульсов:

τи=1q⋅f, где q – скважность, f – частота импульсов.

При обработке твердого сплава

τи=0,2...8мкс [1, с.12].

Назначаем τи = 10-6 с.

Энергия импульса:

Аи=Iср⋅Uср⋅τи=0,105⋅84⋅10−6=8,82⋅10−6 Дж.

В зависимости от свойств рабочей среды изменяются доля полезного использования энергии импульса, его предельная мощность. При электроэрозионном процессе с малой энергией импульса высокую производительность обеспечивает дистиллированная и техническая вода, керосин. Поэтому в качестве рабочей диэлектрической жидкости выбираем дистиллированную воду.

8 Конструирование электрода-инструмента.

Выбираем материал рабочей части ЭИ, который должен обладать высокой эрозионной стойкостью, высокой удельной проводимостью, возможностью изготовления инструмента требуемой формы с минимальными затратами, высокой прочностью и коррозионной стойкостью, отсутствием вредных для здоровья обслуживающего персонала выделений под действием высоких температур при разряде. Для обработки полости в заготовке из твердого сплава ВК8 принимаем в качестве рабочей части ЭИ медь. Медь должна быть без примесей, т.к. включения других элементов резко снижают электроэрозионные свойства, повышают износ.

Рассчитываем рабочую часть ЭИ:

DЭ=Dд−2sб=20−2⋅0,025=19,95мм.

где DЭ – диаметр ЭИ; Dд – диаметр получаемого отверстия; sб – боковой зазор.

При чистовых режимах sб = 0,005…0,05 мм [1, с.38].

Длина ЭИ:

L=L1+L2+L3+25, где L1 – длина участка закрепления в элетрододержателе; L2 – глубина отверстия; L3 – сокращение его длины за счет износа.

L1=(2...3)Dд=2,5⋅20=50мм;

L2=15мм;

L3=L2γ100=151100=0,15мм.

Для черновой обработки: L'=50+15+0,15+25=90,15мм.

Для чистовой обработки: L''=50+15+25=90мм.

Для экономии материала, из которого изготавливается ЭИ, хвостовик выполняем в виде цилиндра, диаметром 10 мм, длину ЭИ увеличиваем на 25 мм для того, чтобы электрододержатель не контактировал с заготовкой на конечной стадии обработки.

Рассмотрим возможность принудительной прокачки диэлектрической жидкости. Скорость прокачки рабочей жидкости для медных ЭИ составляет 0,03…0,2 м/с. Для площади обрабатываемой полости достаточно одного канала для прокачки рабочей жидкости. Найдем его диаметр.

Расход жидкости для обеспечения требуемой скорости потока в межэлектродном зазоре:

Q=VЖ⋅LП⋅sб=0,1⋅2⋅π⋅10⋅0,025⋅1000=157мм3/с,

где VЖ = 0,1 м/с – скорость потока жидкости; LП – длина периметра углубления в детали; sб – боковой зазор.

Площадь сечения канала в ЭИ для прокачки жидкости:

Fотв=QVЖ=157100=1,57мм2.

1,42

15,15

90,15

10

19,95

1,42

15

90

10

19,95

Тогда dK=4Fотвπ=4⋅1,573,14=1,42мм.

а 						б

Рисунок 2 – Электрод-инструмент 
а – для черновой обработки,
б – для чистовой обработки.

9 Расчет производительности и нормирование ЭЭО.

Производительность при ЭЭО:

Q=k⋅Iср⋅Uсрq=20⋅0,105⋅846=29,4мм3/мин,

где K – эмпирический коэффициент, зависящий от вида и состояния рабочей среды, материалов и размеров электродов, характеристики импульсов.

Площадь сечения обрабатываемой поверхности S:

S=πD24=π⋅2024=314,16мм2.

Скорость линейной подачи ЭИ:

VИ=QS=29,4314,16=0,093мм/мин.

Основное время обработки детали:

t0=zVИ=15−0,0250,093=161мин, где z – размер припуска.

Штучно-калькуляционное время:

tшт−к=t0+tв+tобсл+tотд+tп.з.N=16,1+3,5+1,13+1,13+71=173,76мин,

где tв – вспомогательное время, tобсл – время обслуживания, tотд – время отдыха, tп.з. – подготовительно-заготовительное время, N – число деталей в партии.

Литература:

1	Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: Учеб. пособие (в 2-х томах)/Б.А.Артамонов и др. – М.: Высш. шк., 1983.

2	Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохи-мических методов обработки материалов. – К.: Высш. шк., 1983. – 176с.