МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

УКРАИНЫ                                                                                         ДОНБАССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе

по курсу “Проектирование и производство заготовок”

(для специальности 7.090202)

Краматорск ДГМА 1997

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ

АКАДЕМИЯ

Составитель:                 А.В.Маковецкий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе

по курсу “Проектирование и производство заготовок”

( для специальности 7.090202

Утверждено

на заседании

кафедры Технология машиностроения                       Протокол №             от                97 г.

Переутверждено

На заседании ученого совета

факультета техники и менеджмента

Протокол	 №6-02/12 от 27.02.2012

В печать          экз.

Проректор по учебной

работе

А.Н.Фесенко

Краматорск ДГМА 1997

УДК. 621.9

Методические указания к самостоятельной работе по курсу “Проектирование и производство заготовок” ( для студентов специальности 7.090202)/ Сост. А.В.Маковецкий . - Краматорск; ДГМА. 1997.-        с.

Рассмотрены вопросы проектирования чертежей отливки и поковки, особенности выбора заготовки для заданной детали.

Составитель                       А.В.Маковецкий, доц.

Ответственный за выпуск  С.В.Ковалевский, проф.

Самостоятельная работа по дисциплине “Проектирование и производство заготовок” предусматривает углубленное освоение студентами методов проектирования заготовок,  включая выбор вида и способа ее получения  с необходимым технико-экономическим  обоснованием. Сюда же входят вопросы определения припуска на механическую обработку и допусков на размеры заготовок. Самостоятельная работа включает две темы: выбор способа получения отливки, разработка чертежа; выбор способа получения поковки, проектирование  ее чертежа . Работа выполняется на двух листах формата А4, а  также включает записку на 5-10 листах формата А4.

1. ВЫБОР ВИДА И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

В дипломном и курсовом проектировании существует задача выбора оптимального варианта  получения  заготовки для данной детали, при  этом, она является одной из основных задач.   В первую очередь это связано с тем, что рациональный выбор заготовки определяет разрабатываемый техпроцесс и тем самым существенно влияет на себестоимость получаемого изделия / 1-4/.

При этом следует различать выбор вида заготовки и выбор способа получения заготовки. Основными видами заготовок в машиностроении являются: прокат, поковка кованая, поковка штампованная, заготовки из металлических порошков, комбинированная  заготовка. Способ получения заготовки является более конкретным и предусматривает использование той или иной технологии, регламентируя величину припуска, которая в основном и определяет трудоемкость последующей механообработки /1,4/.

Для выполнения соответствующего раздела дипломного проекта, либо курсовой работы, курсового проекта необходимо воспользоваться следующими рекомендациями.

Этап 1.

Необходимо проанализировать форму, массу, габариты детали, рассмотреть технологические возможности способов получения заготовок, литература / 4-16/.

Наметить возможный вид заготовки и способ, которым она, вероятно, может быть получена.

Этап 2.

Учесть возможные технологические ограничения на процесс получения заготовки, с учетом материала, литература /4,7,13,15,16,17,.18,22,23/.  Технологические ограничения касаются литейных свойств, свариваемости, штампуемости и тд. Решение должно быть представлено в виде - возможно  или невозможно, с обоснованием причин. При этом ограничивается число вариантов, выбранных на первом этапе,  оставшиеся варианты необходимо сравнить по критерию себестоимость в соответствии с рекомендациями литературы /24/. Это позволит выбрать заготовки: прокат, поковка, отливка.

Для определения способа производства заготовки, в соответствии с рекомендациями литературы /18-24/, необходимо учесть тип производства. При этом для отбора оставшихся вариантов необходимо учесть технологические возможности, относящиеся к точности заготовки и чистоте поверхности /12-23/ и выбрать при этом вариант, обеспечивающий наиболее близкие показатели к заданным.  Этап 3

Выбор оборудования проводится в соответствии с избранным вариантом технологического процесса. Рекомендуемое оборудование для получения отливок приведено в литературе /4-7/.

2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОТЛИВКИ И ПОКОВКИ

Проектирование чертежа отливки осуществляется в соответствии с ГОСТ 2.423-73 с выбором припусков и допусков по ГОСТ 26645-85, примеры чертежа  рисунок 1. В свою очередь, проектирование чертежа поковки штампованной производится по ГОСТ 7505-89, позволяющем найти припуски и допуски на заготовку, пример чертежа рис1.

В случае, когда заготовку необходимо изготовить из проката, выбирается стандартная из ряда /4/,с соответствующими допусками. Припуск на механообработку при этом может быть определен известными методами.

Рис.1 Эскизы заготовок

3.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ОТЛИВКИ

Предварительно,  в случае необходимости, требуется выбрать линию разъема формы и положение отливки  по рекомендации литературы /5-7/. Затем, в соответствии с избранным способом получения отливки, типом сплава и габаритами определяется класс размерной точности табл.9, после этого находим степень точности поверхностей отливок, табл.11, в зависимости от способа получения, габарита и типа сплава. Класс точности массы находим по табл.13. ряд припусков , в  соответствии со степенью точности поверхности, находим в табл.14.

В дальнейшем, в зависимости от класса точности, находим допуски размеров, при этом необходимо отметить, что допуски размеров не учитывают допуски формы и расположения поверхностей отливок.

Допуски формы и расположения поверхностей отливок сооотвествуют приведенным в табл.2, допуски табл.2, не учитывают формовочные уклоны, назначаемые в соответствии с ГОСТ 3212-80.

Общие допуски элементов отливок, учитывающие совместное влияние допуска размера от  поверхности до базы и допусков формы и расположения поверхностей см. Табл.16. Приложение 8.

Допуски неровностей поверхностей отливок выбираются из табл.3.

Припуски на обработку назначают на каждую обрабатываемую поверхность отливок.

Назначают минимальный литейный припуск и общий припуск. Минимальный литейный припуск служит для устранения неровностей и дефектов литой поверхности и уменьшения шероховатости поверхности, табл.5, общий припуск назначаем по табл.6 для устранения погрешностей размеров, формы и расположения .Общие припуски назначаются по полным значениям общих допусков.

Значения общего припуска для каждого интервала общих допусков, расположенных в разных строчках табл.6 и соответствующие черновой, полу-чистовой.чистовой и тонкой обработке выбирают в зависимости от соотношения между требуемой точность обработанной поверхности и исходной точностью отливки, приведенных в табл.7 для погрешностей размеров и формы.  Принимают значения припуска, соответствующие более точной обработке.   Значения припуска, приведенные в табл.6 /23/ являются предельными для установления норм точности отливок.  В технических требованиях к чертежу ука-зываются нормы точности отливок. Они записываются в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения отливки. К  примеру: 5-6-4-7 См. 0,4 ГОСТ 2664-85.

4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОКОВКИ

Проектирование чертежа поковки осуществляется  в соответствии с выбранным способом изготовления  поковки. Первоначально необходимо установить линию разъема в соответствии с рекомендациями литературы /5-12/.

В соответствии с ГОСТ 7505-89 линейные размеры на чертеже поковки должны проставляться от исходных баз механической обработки.

Допуски и размеры находятся в зависимости от конструктивных характеристик поковки, таких как :  класс точности, группа стали, степень сложности, конфигурация поверхности разъема штампа, а определяются исходя из шероховатости поверхности обработанной поверхности  по размеру и массе поковки /17/.

Ориентировочно, величину расчетной массы поковки можно найти по формуле:

M=M∗æalignlð,

где

М  - расчетная масса поковки,

М - масса детали,

К-   расчетный коэффициент,  табл.20 /17/.

Чертеж поковки выполняется в соответствии с ГОСТ 3.1126-73, технические требования к чертежу по  ГОСТ 8479-75.

Для назначения припусков допусков и допускаемых отклонений служит исходный индекс. Исходный индекс обязательно указывается на чертеже поковки. Определение исходного индекса  проводится по табл.2 /17/.

Припуск на механообработку  включает основной, а также дополнительный припуски.

Основные припуски на механообработку поковок в зависимости от исходного индекса и шероховатости поверхности детали устанавливаются  по табл.3 /3/.

Дополнительные припуски, учитывающие смещение поковки. Изогнутость, отклонение от плоскостности и прямолинейности, межцентрового и межосевого расстояния. Угловых размеров, определяются исходя из формы поковки и технологии ее изготовления, табл.5 /17/.

Линейные размеры поковки  определяются с точностью до 0,5 мм.

Минимальная величина радиусов закруглений  наружных углов поковок устанавливается  по табл.7 /17/.

В свою очередь допуски устанавливаются в зависимости от исходного индекса и размеров поковки.

Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа находится в зависимости от массы поковки, конфигурации поверхности разъема и класса точности, табл.9.

В свою очередь, допускаемая величина остаточного облов определяется в зависимости от вышеперечисленных факторов и находится по табл.10.

Допустимое отклонение от концентричности пробитого отверстия устанавливается  из табл.12 ,/17/.     Допустимое отклонение зогнутости и плоскостности устанавливается по таблице 13.     Допуск радиаль-ного биения цилиндрическихих поверхностей  не должен превышать удвоеной величини  допуска по табл.13. допустимое отклонение отклонение межосевого растояния    на поковках  не превышает  величин , приведених в табл.14, /17 /.

ЛИТЕРАТУРА

1.Косилова А.Г.,Мещеряков Р.К.,Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении: -М.: Машиностроение. 1972.-276 с.

2.Маталин А.А. Технология механической обработки. - М .: Машиностроение. 1977. - 464 с.

3.Артес А.Е. Этапы технологической подготовки группового производства методами ХОШ // Кузнечно-штамповочное производство. - 1979. - №11.- С.17-21.

4.Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т./ Под ред.А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение. 1985. - т.1.-655 с.

5.Литейное производство / Под ред. И.Б.Куманина. - М.: машиностроение. 1977. - 319 с.

6.Василевский П.Ф. Технология стального литья. - М.: Машиностроение. 1977. - 319 с.

7.Степанов Ю.а., Баландин Г.Ф., Рыбкин В.А. Технология литейного произво-дства. - М.: Машиностроение. 1983. - 285 с.

8.Мансуров А.М. Технология горячей штамповки. - М.: Машиностроение. 1971. - 261 с.

9.Семенов Е.И.Ковка и объемная штамповка. - М.: Высш.шк., 1972.- 352 с.

10.Брюханов А.Н. ковка и объемная штамповка . - М.: Машиностроение. 1975. -408с.

11.Охрименко Я.М. Технология кузнечно- штамповочного производства. М.: Машиностроение. 1976. - 560с.

12.Кузнечно-штамповочное оборудование \ Под ред. А.И. Банкетова., Е.Н.Ланского. - М.:Машиностроение. 1982. -565 с.

13.Малов А.Н. Технология холодной штамповки. - М.: Машиностроение. 1969. - 450 с.

14.Орлов П.И. Основы конструирования. - М.: Машиностроение.1977. -Кн.2. -527 с.

15.Роман О.В., Габриелов И.П. Порошковая металлургия - безотходная, энергосберегающая технология. - Минск.: Беларусь. 1986. - 160 с.

16.Могильный Н.И, Киселев В.Н. Станочнику - машиностроителю: Справочник. - Донецк, 1984. - 125 с.

17.ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и  кузнечные напуски. - Введен. 01.01.89. - М .:Изд-во стандартов, 1989. - 25 с.

18.ГОСТ 2.423-73. Правила выполнения чертежей элементов литейной формы и отливки. - Введ.01.01.75.- М.: Изд-во стандартов.1986. - 16с.

19.ГОСТ 2.429-84. -ЕСКД. Правила выполнения чертежей поковок.

Введ.01.01.75.-М.: Изд-во стандартов.1985. - 2с.

20.ГОСТ 7062-79. Поковки из углеродистых

и  легированных сталей, изготовленных  на прессах. Припуски и допуски. - М.: Изд-во стандартов.1980 . - 54 с.

21.ГОСТ 7829- 74. Поковки из углеродистых и легиров-анных сталей, изготовленных свободной ковкой на моло-тах. Припуски и допуски.- М.: Изд-во стандартов.1975. - 56 с.

22.ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и спла-

вов.Допуски размеров, массы и припуски на механичес-кую обработку. -Введ.01.07.88.-М.: Изд-во стандартов.-1986. - 56с.

Методические указания к  самостоятельной роботе

по дисциплине “Проектирование и производство заготовок   (для студентов специальности 7.090202)

Составитель:       Маковецкий Александр Викторович

Редактор:      Маковецкий Александр Викторович

60х90/

Компъютерн. Печать.Услов. пнч.л.              Уч.  изд.            Тираж            экз.                                                            ------------------------------------------------------------

ДГМА          3343913,  Краматорск,