Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

"Газотермическая обработка металлов"

(для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»)

Утверждено

на заседании кафедры ОиТСП

Протокол №20 от 05.06.2012 г.

Краматорск 2006

УДК 621.791

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине  «Газотермическая обработка металлов»   для  студентов  специальности 7.092301  «Технология и оборудование сварки»  / Сост. Кассов В.Д., Неровный А.В. – Краматорск: ДГМА, 2006. - 30 с.

В методических указаниях содержатся задания и теоретические материалы, необходимые для выполнения лабораторных работ.

Составители:                                                 В.Д.Кассов, проф.

А.В.Неровный, асс.

Отв. за выпуск                                              В.М. Карпенко, доц.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Общие сведения……………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Краткие теоретические сведения…………………………………… | 6 |
| Лабораторная работа 1. Аппаратура для газокислородной резки |  |
| и сварки металлов………………………… | 12 |
| Лабораторная работа 2. Влияние давления струи и режущего |  |
| кислорода на ширину реза и качество резки | 22 |
| Лабораторная работа 3. Влияние скорости резки на ширину |  |
| реза и качество резки…………………… | 24 |
| Лабораторная работа 4. Влияние кислородной резки на разрезае |  |
| мый металл……………………………….. | 26 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель и организация лабораторного практикума

Лабораторные работы по дисциплине "Газотермическая обработка металлов" проводятся для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков выбора оптимальных параметров режимов термической резки.

Занятия проводятся по кафедральному расписанию в лабораториях кафедры. Перед началом выполнения работ студенты проходят инструктаж по технике безопасности.

К выполнению работ допускаются студенты, имеющие необходимую теоретическую подготовку.

Результаты исследований представляются в виде таблиц и графиков. Работа заканчивается краткими выводами и считается выполненной после собеседования и подписания отчета преподавателем.

Отчет о выполненных работах должен оформляться на листах стандартных размеров (формат А4) и содержать следующие сведения:

- номер и наименование работы;

- цель работы;

- рабочее задание;

- результаты работы (таблицы, графики);

- выводы.

Правила техники безопасности

Каждый студент, приступая к выполнению лабораторных работ, обязан изучить правила техники безопасности. Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать следующие основные правила.

При эксплуатации ацетиленовых генераторов запрещается:

- загружать в генератор карбид кальция размером гранул меньше указанного в паспорте генератора;

- увеличивать единовременную загрузку карбида кальция сверх установленной нормы, а также форсировать газообразование сверх максимальной производительности, указанной в паспорте;

- повышать давление в ацетиленовом генераторе выше указанного в паспорте;

- открывать крышку загрузочного устройства реторт генераторов всех систем среднего давления, до выпуска из него находящегося под давлением газа;

- применять самодельные или неисправные загрузочные устройства;

- пользоваться при обслуживании ацетиленовых генераторов стальным инструментом (все инструменты должны быть изготовлены из латуни);

- устанавливать ацетиленовые генераторы около мест засасывания воздуха вентиляторами и компрессорами;

- устанавливать генератор на расстоянии ближе 10 м от места выполнения газопламенных работ, а также от любого другого источника огня и искр.

Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только горячей водой или паром.

При эксплуатации кислородных баллонов необходимо строго соблюдать все требования правил безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением:

- категорически запрещается переносить баллоны на руках или плечах. Разрешается транспортировать баллоны на специальных ручных тележках или носилках;

- при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении баллонов следует принимать меры, предотвращающие падение, удары друг о друга, повреждение и загрязнение баллонов маслом. Кислород и масло – взрывоопасны;

- баллоны, наполненные кислородом, хранить в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Складское хранение баллонов с кислородом и с другими газами допускается только в помещениях, изолированных друг от друга;

- запрещается перевозить наполненные баллоны без предохранительных колпаков.

Перед началом кислородной резки (сварки) необходимо проверить:

- плотность и прочность присоединения рукавов к резаку и редуктору;

- наличие воды в затворе до уровня контрольного крана и плотность всех соединений в затворе на пропуск газа, а также плотность присоединения рукава к затвору. Отдельные куски шлангов нельзя соединять отрезками гладких трубок;

- при зажигании инжекторного резака (горелки) сначала надо немного приоткрыть вентиль кислорода, затем открыть вентиль горючего газа и после кратковременной продувки рукавов от воздуха зажечь горючую смесь газов; при гашении пламени или при обратном ударе вентили закрывать в обратном порядке;

- при перегреве резака (горелки) необходимо погасить пламя, плотно закрыв все вентили, и охладить в чистой воде;

- при обратном ударе пламени следует немедленно закрыть вентили на резаке (горелке), на баллоне или газопроводах и водном затворе, а затем резак (горелку) охладить до полного охлаждения;

- при обнаружении утечки горючего газа газорезательные (сварочные) работы немедленно прекратить и сообщить преподавателю (лаборанту).

В помещениях, где производится газопламенная обработка, должна быть исправная вентиляция для удаления вредных газов, выделяющихся при этих работах.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Кислородная резка – основной технологический процесс в заготовительных цехах заводов металлических конструкций. Этот способ резки широко применяется для раскроя листового и профильного проката, для вырезки из стальных и титановых листов деталей сложной конфигурации, для подготовки кромок изделий под сварку, для вырезки дефектов литья, сварки и т.п.

В настоящее время широко применяются механизированные и автоматизированные процессы резки. В этом случае при минимальных затратах газов и рабочего времени достигаются высокая точность и чистота поверхности реза, позволяющие во многих случаях не применять дальнейшую механическую обработку.

Процесс кислородной резки протекает следующим образом. На предварительно нагретую в месте начале резки до 1300…1400 0С поверхность направляют струю режущего кислорода; металл загорается, выделившееся при этом тепло передается через образовавшийся шлак нижележащим слоям металла, которые также воспламеняются в струе кислорода и сгорают. При равномерном перемещении зоны горения образуется непрерывный и сквозной рез. Расплавленные окислы и частично не сгоревший жидкий металл удаляются из полости реза под воздействием давления кислородной струи и собственного веса. Эффективность воздействия струи режущего кислорода зависит, в первую очередь, от давления кислорода, его чистоты и расхода в единицу времени, а также от размеров и формы каналов в мундштуке. Существенное влияние на экономичность и качество резки оказывает скорость перемещения резака.

Давление кислорода

Практически повышение давления кислорода при данной толщине металла является целесообразным лишь до некоторого предела. С увеличением давления кислорода увеличивается скорость истечения кислорода через разрез и, как следствие, бесполезный его унос и охлаждающее действие на металл в зоне химико-термической реакции резки. При неизменном выходном сечении мундштука увеличение давления кислорода нарушает цилиндричность струи, что приводит к бесполезной потере энергии струи и увеличению ширины реза (растет расход металла).

Существует оптимальная величина давления кислорода, превышение которой ведет к снижению скорости резки, увеличению удельного расхода кислорода и ухудшению качества поверхности реза. При резке стали малых толщин (до 20 мм) оптимальным является давление кислорода 0,2…0,3 МПа, а  для  стали толщиной 20…100 мм – 0,8…1,0 МПа (иногда это давление целесообразно снижать до 0,5…0,6 МПа).

Чистота кислорода

В техническом кислороде может содержаться от 0,2 до 2,0% газообразных примесей (азот, аргон и др.). Интенсивность окисления металла (железа, титана) находится в прямой зависимости от концентрации кислорода на поверхности, подвергаемой окислению. В результате использования части кислорода на окисление распределение примесей по сечению кислородной струи неравномерно. Наибольшая концентрация примесей имеет место у поверхности реза. По мере проникновения кислородной струи вглубь металла активность реакции окисления уменьшается, и при недостаточной исходной чистоте кислорода рез может не дойти до нижней кромки. Для компенсации врезного влияния пониженной чистоты кислорода необходимо либо увеличить расход кислорода, либо уменьшать скорость резки.

Применение кислорода чистотой ниже 90% нецелесообразно, так как поверхность получается нечистой, с глубокими рисками, трудно отделимым шлаком. Экспериментально доказано, что получение резов высокого качества и без грата на нижних кромках при резке стали толщиной 10 мм возможно лишь при использовании кислорода с допустимым пределом чистоты 99,5 %. Кроме того, увеличение чистоты кислорода на 0,5 % позволяет при прочих равных условиях увеличить скорость резки на 5…14 % (в зависимости от исходной чистоты кислорода), или, соответственно, уменьшить удельный расход кислорода.

Расход кислорода

Теоретически для окисления 1 кг железа требуется от 0,29 до 0,38 м3 кислорода, в зависимости от типа образующегося окисла – FeO или FeO2. Практически, в шлаке присутствуют оба окисла: их соотношение зависит от толщины разрезаемой стали и режима резки. При этом часть удаляемого из реза металла остается не окисленной. В то же время некоторое количество кислорода расходуется на выдувание окислов и расплавленного металла из реза, а также теряется бесполезно вследствие высокой скорости кислородной струи.

Минимальный расход кислорода на 1 пог. м длины реза или 100 мм поверхности реза имеет место при наименьшей ширине реза. В этом случае наибольшая часть вводимого в разрез кислорода расходуется на окисление. Однако, чем выше требования к качеству поверхности реза, тем большим должен быть расход кислорода, так как при его уменьшении увеличивается содержание не окисленного металла в шлаке и усиливается образование грата.

Количество объемного расхода кислорода может быть определено по формуле

VK=0,43dr2PK+1,

где  Vk –  объемный расход кислорода, м3/ч;

d r – диаметр горлового сечения сопла, мм;

Рк –  давление кислорода, МПа.

Расход кислорода общего и режущего в зависимости от давления и чистоты можно определить также по графикам (рис. 1).

Экономичность процесса кислородной резки определяется совокупностью затрат на заработную плату и стоимость расходуемых газов. Поэтому иногда выгоднее расходовать несколько больше кислорода на единицу длины реза, особенное при резке стали средних толщин (20-100 мм), если при этом повышается скорость резки и облегчается отделение грата, так как накладные расходы производства является прямой функцией количества затрачиваемого труда.

Рисунок 1 – Расход кислорода

в зависимости от давления

Мундштук для режущего кислорода

Мундштуки для режущего кислорода разделяются по форме на три типа: без расширения на выходе (рис. 2, а) со ступенчатым расширением (рис. 2, б) и с плавным расширением на выходе (рис. 2, в).

Для наиболее экономичной качественной резки стали толщиной до 20 мм целесообразно применять мундштуки, не имеющие расширения на выходе (см. рис. 2, а), для стали толщиной от 20 до 200 мм - мундштуки со ступенчатым расширением (см. рис. 2, б).

Рисунок 2 – Типы сопел режущего

кислорода

Во всех случаях решающее значение имеет гладкость стенок каналов и отсутствие заусенцев. Малейшая шероховатость ведет к созданию завихрений в крайних слоях струи режущего кислорода и нарушает ее цилиндрическую форму при истечении, что ухудшает качество поверхности реза и снижает скорость резки.

Расстояние от подогревающего сопла до металла

Так как максимальная температура пламени находится в его средней зоне (на расстоянии 2…3 мм от его ядра), то расстояние от сопла до поверхности металла при резке стали должно составлять

L=l+2,

где	L - расстояние от сопла до поверхности металла, мм;

l - длина ядра пламени, мм.

При резке стали большой толщины во избежание перегрева и засорения мундштука брызгами металла это расстояние принимается равным

L=l+(5...10).

Увеличение расстояния между соплом и поверхностью металла выше расчетного снижает скорость резки, ухудшает качество и повышает расход газов.

Состояние поверхности  металла I

Эффективность нагрева металла пламенем, как в начале, так и в процессе резки, в значительней мере зависит от чистоты поверхности разрезаемого металла. Наличие на поверхности окалины, шлака и других загрязнений изолирует металл от непосредственного воздействия пламени и препятствует быстрому нагреву его до температуры расплавления.

Особенно большим препятствием для начала процесса резки является окалина, обладающая малой теплопроводностью.

Скорость резки

Скорость резки (скорость перемещения резака в процессе резки) – один из главных параметров режима, определяющих качество поверхности разрезанных кромок и производительность процесса.

Ориентировочно скорость грубой разделительной резки можно определить по эмпирической формуле

ω=1000τ,

где ω - скорость резки, мм/мин;

τ - продолжительность резки 1 пог. м/мин.

τ=1,25+0,025δ,

где  - толщина разрезаемого металла, мм.

Для деталей с прямолинейными кромками, не требующими высокого качества реза, расчетные скорости резки уменьшают на 5…10 %. При ручной резке вследствие невозможности перемещать резак с такой же равномерностью, как при машинной, скорости снижаются примерно на 20 %.

Лабораторная работа  1

АППАРАТУРА ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ И

СВАРКИ МЕТАЛЛОВ

Цель работы - изучить устройство и принцип работы аппаратуры для получения ацетилена и комплектующие поста для газокислородной резки и сварки металлов, исследовать зависимость объемного расхода кислорода от параметров резки.

Краткие теоретические сведения

Ацетиленовые генераторы

Представляют собой аппараты, предназначенные для получения ацетилена из карбида кальция. Ацетиленовые генераторы различаются: по производительности, по способу устройства, по системе регулирования взаимодействия карбида кальция с водой.

По производительности генераторы выпускаются на 0,5; 0,75; 1,25; 2,5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 и 320 м3/ч ацетилена. Генераторы делят на передвижные и стационарные. Передвижные генераторы изготовляют производительностью до 3 м3/ч, а с большей производительностью – стационарные. По системе регулирования взаимодействия карбида кальция с водой различают генераторы систем «карбид в воду», «вода на карбид», «вытеснения»,  комбинированные – «вода на карбид и вытеснения», «сухие» (рис. 3).

.

а - «карбид в воду»; б - «вода на карбид»; в - «сухого разложения»;

г - «вытеснения»; д - комбинированная система «вода на карбид» и

«вытеснения»; 1 - бункер или барабан с карбидом кальция; 2 - реторта;

3 - система подачи воды; 4 - газосборник; 5 - спуск ила; 6 - отбор газа

Рисунок 3 – Схемы ацетиленовых генераторов

В генераторах «карбид в воду» в постоянный объем воды подают карбид кальция. Количество образующегося газа регулируют количеством карбида кальция, подаваемого в воду. У генераторов «вода на карбид» в специальное загрузочное устройство, куда засыпан карбид, периодически подают воду.

Количество образующегося газа регулируют количеством подаваемой воды. В генераторах «вытеснения» вода и карбид кальция периодически соприкасаются. Эти генераторы также называют «контактными».

Количество образующегося газа регулируют изменением количества карбида, соприкасающегося с водой, или изменением количества воды, соприкасающейся с карбидом кальция. «Комбинированные» генераторы представляют собой совмещение двух систем, например «вода на карбид» и «вытеснения». В «сухих» генераторах при получении ацетилена дозируются и вода, и карбид, при этом получается сухая гашеная известь.

Генераторы бывают низкого давления (до 0,01 МПа), среднего давления (0,01…0,15 МПа) и высокого давления (более 0,15 МПа).

Водяные затворы

Для предохранения от взрыва ацетиленовых генераторов, а также газопроводов при централизованном снабжении горючим газом газосварочных постов в случае возникновения обратных ударов применяют специальные предохранительные устройства – водяные затворы. Обратным ударом называют внезапное загорание горючей смеси внутри газосварочной горелки или резака, распространяющееся затем по шлангам к ацетиленовому генератору. Водяные затворы ставят только перед генераторами или перед газопроводами.

Схема работы водяного затвора низкого давления при нормальных условиях и при обратном ударе показана на рис. 4, б и в.

На рис. 4, д изображена конструкция затвора низкого давления. Ацетилен поступает в затвор по центральной трубке, вытесняя воду в наружную трубку 2. При обратном ударе пламени в центральной трубке образуется водяная пробка, препятствующая прохождению взрывной волны через затвор в ацетиленовый шланг.

Для газов - заменителей ацетилена (природного и пропан-бутановой смеси) используют также сухие предохранительные затворы (рис. 5).

Затвор ЗСС-2-60 состоит из корпуса 9, в котором смонтированы рассекатель 8 и пористая вставка 7 из металлокерамики, удерживаемые кольцевой гайкой 6. В крышку 5 ввернуто седло 4 обратного клапана 3. Затвор присоединяется к вентилю трубопровода штуцером 2 и накидной гайкой. Шланг от горелки или резака присоединяется к ниппелю 10.

а - наполнение водой; б - нормальная работа; в - обратный удар; г - подсос

воздуха при недостатке газа; д - конструкция затвора низкого давления

Рисунок 4 - Схема и конструкция водяного затвора низкого давления

При обратном ударе пламени или поступлении кислорода в затвор со стороны ниппеля 10 газовый поток ударяется о рассекатель 8 и теряет часть своей энергии; одновременно газы резко тормозятся при прохождении через отверстия рассекателя и пористую вставку 7, охлаждаясь при этом.

Рисунок 5  – Сухой затвор ЗСС-2-60 для газов-заменителей ацетилена

В результате действия затвора энергия взрывной волны поглощается, пламя гаснет, обратный клапан 3 закрывается и не пропускает обратный поток газов в питающий трубопровод. Сухие затворы работают надежно. Они удобны, так как их можно устанавливать на открытом воздухе при низких температурах окружающей среды.

Редукторы для сжатых газов

Редукторы служат для понижения давления газа, отбираемого из баллона, и поддержания этого давления постоянным, независимо от падения давления газа в баллоне. Постовые редукторы для кислорода выпускают на рабочее давление газа перед горелкой или резаком от 0,05 до 1,5 МПа, для ацетилена – от 0,001 до 0,15 МПа. Существует много конструкций редукторов, но принцип действия и основные детали их примерно одинаковы.

Схема устройства и работы редуктора показана на рис.6. Сжатый газ из баллона поступает в камеру высокого давления. Давление перед редуктором определяется по манометру 2. Далее газ проходит через клапан 11, преодолевая значительное сопротивление, вследствие чего давление газа за клапаном 11 становится ниже. Пройдя клапан, газ поступает в камеру низкого давления 10. 	Давление в камере определяется по манометру 3. Из камеры низкого давления газ через вентиль 6 подается в горелку.

а - нерабочее положение - газ не идет через редуктор;

б - рабочее положение - газ проходит через редуктор

Рисунок 6 – Схема устройства и работы редуктора

Мембрана (пластина из резины с прокладками из ткани) 7, регулирующий винт 9 и пружины 8 и 4 служат для регулирования положения клапана 11, от степени открытия которого зависит рабочее давление газа (после редуктора). Чем больше открыт клапан 11, тем выше рабочее давление газа и тем большее количество газа будет проходить через редуктор. При ввертывании винта 9 сжимаются пружины 8 и 4, открывается клапан 11 и давление в камере 10 повышается. При вывертывании винта 9 наоборот, клапан 11 прикрывается, а давление газа в камере 10 уменьшается.

Установленное рабочее давление в редукторе автоматически поддерживается постоянным. При уменьшении количества отбираемого газа его давление начнет возрастать и в камере низкого давления 10 газ будет с большей силой давить на мембрану 7, которая отойдет вниз и сожмет пружину 8. При этом пружина 4 прикроет клапан 11 и будет держать его в таком положении до тех пор, пока давление в камере 10 не станет вновь равным его первоначальной величине. Обратное явление наблюдается при понижении рабочего давления в камере 10. Предохранительный клапан 5 защитит мембрану от разрыва в случае, если клапан 11 начнет пропускать газ.

Сварочные горелки

Горелки разделяются на инжекторные и безинжекторные, однопламенные и многопламенные, для газообразных горючих (ацетиленовые и др.) и жидких (пары керосина). Наибольшее применение имеют инжекторные горелки, работающие на смеси ацетилена с кислородом. Горелка состоит из двух основных частей – ствола и наконечника (рис. 7).

1, 16 - кислородный и ацетиленовый ниппели; 2 - рукоятка, 3, 15 - кислородная и ацетиленовая трубки; 4 - корпус; 5, 14 - кислородный и ацетиленовый вентили;

6 - ниппель наконечника; 7 - мундштук; 8 - мундштук для пропан-бутан-кислородной смеси; 9 - штуцер; 10 - подогреватель; 11 - трубка горючей смеси; 12 - смесительная камера; 13 - инжектор; а, б - диаметры выходного канала

инжектора смесительной камеры; в - размер зазора между инжектором и

смесительной камерой; г - боковые отверстия в штуцере 9 для нагрева смеси;

д - диаметр отверстия мундштука

Рисунок 7 – Устройство инжекторной горелки

Ствол имеет кислородный 1 и ацетиленовый 16 ниппели с трубками 3 и 15, рукоятку 2, корпус 4 с кислородным 5 и ацетиленовым 14 вентилями. С правой стороны горелки (если смотреть по направлению течения газов) находится кислородный вентиль 5, а с левой стороны – ацетиленовый вентиль 14. Вентили служат для пуска, регулирования расхода и прекращения подачи газа при гашении пламени. Наконечник, состоящий из инжектора 13, смесительной камеры 12 и мундштука 7, присоединяется к корпусу ствола горелки накидной гайкой.

Инжектор 13 представляет собой цилиндрическую деталь с центральным каналом малого диаметра – для кислорода и периферийными, радиально расположенными каналами – для ацетилена. Инжектор ввертывается в смесительную камеру наконечника и находится в собранной горелке между смесительной камерой и газоподводящими каналами корпуса горелки. Его назначение состоит в том, чтобы кислородной струей создавать разреженное состояние и засасывать ацетилен, поступающий под давлением не ниже 0,001 МПа. Разрежение за инжектором достигается благодаря высокой скорости (порядка 300 м/с) кислородной струи. Давление кислорода, поступающего через вентиль 5, составляет от 0,05 до 0,4МПа. Инжекторное устройство показано на рис.7.

В смесительной камере кислород перемешивается с ацетиленом, и смесь поступает в канал мундштука. Горючая смесь, выходящая из мундштука со скоростью 100…140 м/с, при зажигании горит, образуя ацетилено-кислородное пламя с температурой до 3150°С. В комплект горелки входит несколько номеров наконечников. Для каждого номера наконечника установлены размеры каналов инжектора и размеры мундштука. В соответствии с этим изменяется расход кислорода и ацетилена при сварке.

Конструкция пропан-бутан-кислородных горелок отличается от ацетилено-кислородных горелок тем, что перед мундштуком имеется устройство 10 (рис. 64) для подогрева пропан-бутан-кислородной смеси. Дополнительный нагрев необходим для повышения температуры пламени. Обычный мундштук заменяется мундштуком измененной конструкции.

Расчет расхода газов

В первом приближении можно считать, что расходы газов пропорциональны толщине разрезаемой стали, и их средние оптимальные значения (м3/ч) могут быть определены по эмпирическим зависимостям:

- расход кислорода

Vкр=Кг Кр Кп Км –1 б0,8,

- расход горючего газа

Vuu=Е 10-3КрКпКтКм –1(б+100),

- расход кислорода подогревающего пламени

Vкп= Vгг .

Значения коэффициентов приведены в табл.1.

Порядок выполнения работы

1 Ознакомиться с оборудованием для автоматической ацетиленокислородной резки.

2 В зависимости от заданных параметров резки произвести расчет расхода кислорода, горючего газа, кислорода подогревающего пламени.

3 Результаты расчетов занести в табл.2. Построить графики экспериментальных зависимостей ( расход кислорода в зависимости от толщины разрезаемого металлла).

4 Дать краткие выводы о работе.

Оборудование

1 Газорезательная машина

2 Ацетиленовый генератор

3 Редуктор

4 Макет водяного затвора

Контрольные вопросы

1 Типы генераторов в зависимости от способа взаимодействия карбида кальция с водой

2 Классификация редукторов в зависимости от конструкции и назначения

3 Принцип действия водяного и сухого затворов

4 Принцип действия редуктора

5 Устройство сварочной горелки и резака

6 Какие параметры влияют на расход кислорода, горючего газа и кислорода подогревающего пламени?

Таблица 1 – Значения коэффициентов для расчета расходов газов

при резке стали

| Наименование коэффициента | ### Обозначение | Значения |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, учитывающий требования к поверхности реза и состояние металла перед резкой (холодный или горячий) | К2 | Для резки холодного листового проката из конструкционной стали толщиной до 200 мм К2 = 0,3, из высоколегированной стали толщиной до 200 мм К2 = 0,45 Для резки горячего проката из конструкционной стали в условиях УНРС К2 = 0,45 Для резки горячего металла и литья из высоколегированной стали толщиной от 300 до 1000 мм К2 = 0,6 |
| Коэффициент, учитывающий расстояние между резаком и металлом | Кр | Кр = 1 + 0,01 (Н – 10), где Н — расстояние между резаком и металлом, мм формула действительна для 10>Н>100; при Н< 10 Кр= 1 |
| Коэффициент, учитывающий положение резака | Кп | При вертикальном положении резака Кп = 1,0; при горизонтальном положении резака Кп = 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий химический состав (степень легирования) разрезаемого металла | Км | Для проката Км – 1…0,75. Для литья Км = 0,85…0,50 |
| Коэффициент, учитывающий состояние поверхности разрезаемого металла | Е | При машинной резке проката с чистой поверхностью Е = 2…4. При резке литья и горячего металла Е=5,5…10 |
| Коэффициент, учитывающий температуру нагрева металла перед резкой | Кг | Определяется по расчетной формуле Кт =(1+2Тм*10-3)*1-1,5(*10-3)2, ## где Тм – температура нагрева металла перед резкой, С0;  - толщина разрезаемого металла, мм |
| Коэффициент, учитывающий замену ацетилена различными горючими газами |  | Для ацетилена =1 ; водорода =5,2; сжиженных газов  = 0,6; природных газов и метана  = 1 ,6 |
| Коэффициент, учитывающий объемное соотношение газов и горючей смеси |  | Для ацетилена =1,1; водорода =0,4; природных газов  = 1,0 и метана  = 1,5 |

##### Таблица 2 – Результаты расчетов

| № | Толщина металла , мм | Горючий газ | Температура разрезаемого металла Тм, С0 | Поверхность и состояние разрезаемого металла | Расход газов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vкр, м3/ч | Vuu, м3/ч | Vкп, м3/ч |

Лабораторная работа  2

## ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ СТРУИ РЕЖУЩЕГО КИСЛОРОДА НА ШИРИНУ РЕЗА И КАЧЕСТВО РЕЗКИ

Цель работы – исследовать зависимость между давлением струи режущего кислорода и потерями металла (шириной реза), расходом кислорода и качеством резки.

Порядок выполнения работы

1 Ознакомиться с работой оборудования для автоматической ацетиленокислородной резки и подготовить его к работе.

2 Закрепить в приспособлении стальную пластину, на которой будет осуществлен эксперимент.

3 Установить необходимые давления струи режущего кислорода, условно приняв его равным давлению в рабочей камере редуктора. В ходе эксперимента давление кислорода в рабочей камере редуктора изменить от 0,3 до 1,1 МПа с интервалом 0,2 МПа.

4 Остальные параметры режима ацетиленокислородной резки принять следующими:

- номер наконечника мундштука - 1;

- зазор между мундштуком и поверхностью пластины - L = 2 мм;

- скорость резки - 25 м/ч;

- подогревательное пламя нормальное (при открытой струе режущего кислорода).

5 Произвести пять прямолинейных резов длиной 200 мм для указанных в п.3 значений давления струи режущего кислорода.

6 В процессе эксперимента заметить время резки и установить ее действительную скорость.

7 При помощи штангенциркуля замерить в пяти точках вдоль линии реза его ширину (через каждые 30 мм).

8 Подсчитать объем и вес сгоревшего металла. Установить потери металла при резке как разность между действительным весом сгоревшего металла и оптимальным, то есть

Qпм=Qд−Qo,

где	Qпм - потери металла, г;

Qд - количество действительно сгоревшего металла, г;

Qo - оптимальное (нормативное) количество сгоревшего металла, г; определяется с учетом нормативной ширины реза, которую находим по формуле

BH=2+0,03δ,

где	BH - нормативная, ширина реза, мм;

δ - толщина разрезаемого металла, мм.

9 Установить в пересчете на 1 ч работы резака сверхнормативный расход кислорода (см. рис. 1), приняв за оптимальное давление 0,3 МПа.

10 Результаты замеров и расчетов занести в табл.3. Построить графики экспериментальных зависимостей (ширина реза, потери металла и сверхнормативный расход кислорода в зависимости от давления струи режущего кислорода).

11 Дать краткие выводы о работе, обратив особое внимание на изменения исследованных параметров, определить оптимальное давление режущего кислорода для данной толщины металла.

##### Таблица 3 – Результаты исследований

| № | #### Режим резки |  |  |  |  |  |  |  | Результаты эксперимента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер мундштука |  | ###### Толщина металла, мм | Зазор между мундштуком и деталью, мм | Давление кислорода, МПа | Длина реза, мм | Время резки, с | Скорость резки, мм/с | Ширина реза нормативная, мм | Ширина реза действительная, мм | Потери металла по ширине реза, г | Расход кислорода, м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативный | действительный | сверхнормативный |

Оборудование, материалы, инструмент

1 Газорезательная машина

2 Ацетиленовый генератор

3 Пластина из низкоуглеродистой стали

4 Секундомер

5 Линейка

6 Штангенциркуль

Контрольные вопросы

1 Какие газы применяются при кислородной резке?

2 Как влияет давление струи режущего кислорода на ширину реза?

3 Как определить потери металла при кислородной резке?

4 Как влияет давление режущего кислорода на качество реза?

5 Как регулируется давление режущего кислорода?

6 Как получают ацетилен?

7 Каким механизмом копирования оснащена машина АСШ?

8 Основные узлы газорезательной машины АСШ.

Лабораторная работа 3

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗКИ НА ШИРИНУ РЕЗА

И КАЧЕСТВО РЕЗКИ

Цель работы – исследовать зависимость между скоростью резки и потерями металла (шириной реза), расходом кислорода и качеством кислородной резки.

## Порядок выполнения работы

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями, приведенными в лабораторной работе 1.

2 Подготовить к работе пост для автоматической кислородной резки, а также необходимые материалы, измерительный инструмент, приборы.

3 Закрепить в приспособлении стальную пластину, на которой будет осуществлен эксперимент.

4 Установить необходимую скорость резки. В ходе эксперимента скорость кислородной резки изменять от 320 до 920 мм/мин с интервалом 150 мм/мин.

5 Остальные параметры режима ацетиленокислородной резки принять следующими:

- номер мундштука резака – 1;

- расстояние мундштука от поверхности разрезаемого металла 2мм;

- давление кислорода в рабочей камере редуктора – 0,3 МПа.

6 Произвести пять прямолинейных резов длиной 200 мм для указанных в п.4 значений скоростей резки.

7 В процессе эксперимента замерить время резки и установить её действительную скорость.

8 При помощи штангенциркуля замерить в пяти точках вдоль линии реза его ширину (через каждые 30 мм).

9 Подсчитать объем и вес сгоревшего металла.

10 Установить в перерасчете на 1 ч работы резака расход кислорода

K0=Kп+Кр,

где 	К0 – общий расход кислорода, л/ч;

Кп – расход кислорода подогревательного пламени, л/ч;

Кр – расход кислорода режущего, л/ч.

Кп=(12⋅⋅13)А,

где А – мощность подогревательного пламени, л/ч.

А=(86+250δ)δ,

где	 – толщина металла, мм.

Кр=(2,7+3,4δ)Вδс,

где 	В – ширина реза, мм;

С – скорость резки, м/ч.

11 Результаты замеров и расчетов занести в табл.4. Построить графики экспериментальных зависимостей (ширина реза, потери металла и расход кислорода в зависимости от скорости резки). Дать краткие выводы по работе.

##### Таблица 4 – Результаты исследований

| Номер опыта | Режим резки |  |  |  |  |  |  | Результаты эксперимента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер мундштука | Толщина металла, мм | Зазор между мундштуком и деталью, мм | Давление кислорода, атм. | Длина реза, мм | Время резки, с | Скорость резки, мм/с | Ширина реза нормативная, мм | Ширина реза действительная, мм | Потери металла по ширине реза, г/ч | Расход кислорода, л/ч |

Оборудование, материалы, инструмент

1 Пост для кислородной резки

2 Пластины из низкоуглеродистой стали

3 Секундомер

4 Линейка

Контрольные вопросы

1 Как регулируется скорость резки на машине АСШ?

2 Как влияет скорость резки на ширину реза?

3 Как влияет скорость резки на качество резки?

Лабораторная работа 4

## ВЛИЯНИЕ  КИСЛОРОДНОЙ  РЕЗКИ  НА  РАЗРЕЗАЕМЫЙ  МЕТАЛЛ

Цель работы - исследовать влияние процесса кислородной резки конструкционных сталей на свойства металла в зоне реза.

Краткие теоретические сведения

Процесс кислородной резки основан на сгорании металла в струе кислорода и принудительном удалении образующихся окислов. Разрезаемость металла зависит, в основном, от его химсостава и толщины. Как правило, наличие легирующих элементов ухудшает разрезаемость металла.

В процессе резки стали, в кромке реза наблюдается увеличение содержания элементов, обладающих меньшим сродством к кислороду, чем железо, происходит науглераживание поверхности реза:

3 Fe + 2 CO = Fe3C + CO2.

При наличии в стали хрома образуются его карбиды.

Повышенное содержание легирующих элементов способствует образованию закалочных структур в зоне реза. Увеличение объема закаленного слоя при образовании мартенсита способствует возникновению внутренних структурных напряжений. На эти напряжения накладываются тепловые напряжения, вызываемые неравномерным нагревом и охлаждением металла ЗТВ.

Поэтому перед началом резки таких сталей необходимо производить предварительный подогрев, которой способствует уменьшению скорости охлаждения.

Существует несколько способов определения необходимой температуры подогрева в зависимости от химсостава стали. Известно, что возможность появления участков закаленной структуры, обладающих повышенной склонностью к образованию трещин, связана с температурой мартенситного превращения.

Начало мартенситного превращения зависит от химсостава стали. Точка мартенситного превышения определяется формулой

Мн(С)=550−360С+55(Cr+Mo)+50(Mn+V)+40Si+16(Ni+Cr).

В соответствии с этой формулой выражение для определения эквивалента углерода (См) по температуре начала мартенситного превращения примет вид

См=С+0,155(Сr+Mo)+0,14(Mn+V)+0,11Si+0,045(Ni+Cu).

Для сталей толщиной до 100 мм температура предварительного подогрева определяется формулой

Тп=500См−0,45,

где  0,45 - число, соответствующее верхнему пределу См, при котором кислородную резку стали можно производить без предварительного подогрева.

Оборудование, материалы

1 Пост для кислородной резки

2 Станок для механической резки

3 Шлифовальный станок

4 Твердомер

5 Пластины из низкоуглеродистой, низколегированной и углеродистой сталей

Порядок выполнения работы

1 Для заданных марок сталей (табл.5) рассчитать эквивалент углерода и температуру предварительного подогрева.

2 Подготовить пост кислородной резки к работе.

3 Произвести резку образцов с подогревом и без подогрева.

4 Изготовить образцы для измерения твердости.

5 Измерить твердость в указанных точках (рис.8).

6 Результаты эксперимента занести в табл.6.

7 Сделать выводы по полученным результатам.

Контрольные вопросы

1 Как влияет углерод на твердость металла в ЗТВ?

2 Почему в присутствии хрома повышается твердость металла в ЗТВ?

3 Почему подогрев уменьшает твердость металла в ЗТВ?

4 Как влияет углерод на качество резки?

5. Влияет ли толщина металла на его твердость в ЗТВ?

Рисунок 8 – Схема размещения точек для измерения

твердости

| Таблица 5 | Содержание элементов | Cu | 0,40,65 | Таблица 6 | Результаты экспериментов | Твердость металла в ЗТВ | С подогревом | Т4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Без подогрева | Т4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |
|  |  | Cr | 0,25 0,6–0,9 |  |  | Твердость поверхности реза | ###### Без ###### подогрева |  |  |  |  |
|  |  | Ni | 0,25 0,5–0,8 |  |  |  | С подогревом |  |  |  |  |
|  |  | Mn | 0,4–0,65 0,5–0,80 0,5–0,80 |  |  | Давление кислорода, МПа |  |  |  |  |  |
|  |  | Si | 0,05–0,17 0,17–0,37 0,80–1,10 |  |  | Скорость резки, м/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | С | 0,14–0,22 0,42–0,50 0,12 |  |  | Толщина металла, мм |  |  |  |  |  |
|  | Марка стали |  | Ст. 3 пс. Ст. 45 10ХСНД |  |  | ###### Марка стали |  |  |  |  |  |

#### Навчальне видання

#### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

"Газотермічна обробка металів"

(для студентів спеціальності 7.092301)

(Російською мовою)

Укладачі:                             Валерій Дмитрович Кассов

Андрій Володимирович Неровний

Редактор                              Олена  Олександрівна Дудченко

Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.   Ризограф. друк.  Ум. друк.арк       .     Обл.-вид.арк.    .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.