Л.В.Плеханова

МЕТАЛОЗНАВСТВО І ТЕРМІЧНА

ОБРОБКА ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

## Л.В.Плеханова

МЕТАЛОЗНАВСТВО І ТЕРМІЧНА

ОБРОБКА ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Курс лекцій

Перезатверджено на засіданні

методичної ради машинобудівного факультету

протокол № 5від 30.01.2012

##### Краматорськ 2009

###### ББК 30.3

УДК 669.017:621.791+621.78.011:621.791.052

П 38

##### Рецензенти:

Нестеренко В.М., канд. техн. наук, доцент кафедри машинознавства і основ виробництва Слов'янського державного педагогічного університету

Антонов В.В., канд. техн. наук, зам. головного металурга ВАТ «Старокраматорський машинобудівний завод»

Плеханова Л.В.

П 38    Металознавство і термічна  обробка зварних з'єднань : курс лекцій для студентів спеціальності 7.092301 «Технологія і устаткування зварювання» денної і заочної форм навчання. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 128 с.

ISBN

Розглянуто сутність атомно-кристалічної будови металів, основи теорії сплавів. Дані основні поняття про склад і будову залізовуглецевих сплавів, загальні відомості про наплавлення і наплавні матеріали. Розглянуто особливості формування структури зварного шва та ЗТВ вуглецевих і легованих сталей, теоретичні основи й практичні режими технології термічної обробки зварних з'єднань.

УДК 669.017:621.791+621.78.011:621.791.052

ББК 30.3

ISВN                                                      ©  Плеханова Л.В., 2009

© ДДМА, 2009

ЗМІСТ

| Вступ 1 Металознавство і зварювальні процеси 1.1 Загальні відомості 1.2 Особливості нагрівання металу при електричному і газовому зварюванні 2 Основні методи дослідження металів 2.1 Структурні методи досліджень 2.2 Методи дослідження фізичних властивостей 2.3 Механічні методи випробувань 3 Фізична будова металів і його значення для зварювання 3.1 Роль атомної будови металів 3.2 Роль кристалічної будови металів 4 Плавлення та кристалізація сплавів і металу зварювальної ванни 4.1 Плавлення металів, зварювальна ванна 4.2 Закономірності кристалізації зварного шва 4.3 Деформація і внутрішні напруження зварних конструкцій 4.4 Перетворення у твердому стані. Алотропічні перетворення металів 5 Діаграми стану сплавів і їхнє значення при кристалізації металу зварних з'єднань 5.1 Вторинні перетворення в сплавах і їхня роль для зварних з'єднань. Алотропічні перетворення в сплавах 5.2 Розпад твердого розчину 5.3 Діаграми стану потрійних систем 6 Залізо і його сплави 6.1 Властивості заліза і вуглецю як компонентів залізовуглецевих сплавів 6.2 Діаграма стану «залізо – цементит» 6.3 Позначення критичних точок сталей 7 Теоретичні основи термообробки 7.1 Сутність і технологія термообробки 7.2 Перетворення в сталях при нагріванні 7.3 Перетворення в сталях при охолодженні 7.4 Перетворення аустеніту при безперервному охолодженні. Критична швидкість гартування 7.5 Перетворення мартенситу і залишкового аустеніту при нагріванні (відпуску) сталі 8 Структурні та фазові перетворення в сталях при зварюванні 8.1 Фазові перетворення в сталі при нагріванні у процесі зварювання 8.2 Кінетика утворення і гомогенізація аустеніту в умовах зварювального нагрівання 8.3 Фазові перетворення при охолодженні 8.4 Виділення надлишкового фериту і перлітні перетворення при охолодженні зварювальної ванни 8.5 Особливості мартенситного перетворення при зварюванні плавленням 8.6 Проміжні (бейнітні) перетворення 8.7 Вплив тривалості перебування вище критичної точки Ас3 8.8 Вплив ізотермічної витримки на стадії охолодження термічного циклу зварювання 8.9 Вплив термоцикліровання на стадії охолодження термічного циклу зварювання 9 Вплив легуючих елементів на процеси, що протікають у сталях при зварюванні 10 Технологія термообробки. Загальні положення 10.1 Відпал і нормалізація 10.2 Гартування сталі 10.3 Загартовуваність і прогартовуваність 10.4 Способи гартування 10.5 Відпуск загартованої сталі 11 Зварюваність металів і сплавів 11.1 Показники зварюваності та їхня оцінка 11.2 Сталі для зварних конструкцій 11.3 Вплив різних компонентів сталі на її властивості та зварюваність 12 Термічна обробка зварних з'єднань 12.1 Загальні положення термічної обробки зварних з'єднань 12.2 Залишкові напруження в зоні зварного з'єднання 12.3 Дефекти зварного шва, які залежать від структури металу, що зварюється 12.4 Термічна обробка зварних з'єднань аустенітних сталей 12.5 Термічна обробка зварних з'єднань низьковуглецевих сталей 12.6 Термічна обробка зварних з'єднань низьколегованих сталей для будівельних конструкцій 12.7 Термічна обробка зварних з'єднань низьколегованих теплотривких сталей 12.8 Термічна обробка зварних з'єднань високолегованих хромистих сталей 13 Наплавлення та наплавні матеріали. Загальні відомості 13.1 Зносостійкий наплавлений метал. Особливості будови та властивості - Роль легування зносостійкого наплавленого металу - Металознавство зварювання чавуну Список рекомендованої літератури | 5 6 6 8 9 9 10 11 15 15 19 21 21 23 32 34 35 42 44 44 47 47 48 51 52 52 53 54 57 58 59 62 63 64 66 68 70 71 72 73 75 76 76 80 81 81 82 83 84 88 89 91 92 97 100 102 105 110 113 115 117 118 122 124 126 |
| --- | --- |

ВСТУП

Якість і працездатність зварних з'єднань залежить від багатьох факторів, головними з яких є такі, що формуються металургійними і металознавчими процесами. Студенти спеціальності 7.092301 «Технологія і устаткування зварювання» усіх форм навчання у ДДМА вивчають у цьому напряму дисципліни: «Фізико – хімічні і металургійні основи виробництва конструкційних матеріалів», «Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань».

Металургійні аспекти зварювання і отримання якісного зварного з'єднання вивчаються студентами за дисципліною «Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва конструкційних матеріалів». Щодо забезпечення подальшої якості зварних з'єднань, особливо за умов експлуатації, то цим опікується дисципліна «Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань».

Враховуючи зв'язок і залежність цих дисциплін, у даному методичному посібнику з метою повторення головних особливостей формування первинної структури зварного з'єднання у розділах 1-4 наведено сутність атомно-кристалічної будови металів, основи теорії сплавів і методи дослідження металів.

Особливості формування і пов'язаних з ними вторинних перетворень у зварних з'єднаннях розглянуто у розділах 5-9.

Особливе місце у забезпеченні працездатності зварних з'єднань займає їх термічна обробка, загальні положення якої і детальні пояснення до термічної обробки зварних з'єднань різних вуглецевих і легованих сталей надано у розділах 10-12.

У розділі 13 надано загальні відомості і умови формування зносостійкого наплавленого металу для підвищення працездатності відповідальних деталей, що є одним з перспективних напрямів зварювання.

1  МЕТАЛОЗНАВСТВО І ЗВАРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

  - Загальні відомості

Основними процесами, що визначають формування й властивості зварних з'єднань, є металургійні й металознавчі процеси.

Металознавство – наука, що вивчає будову й властивості металів і сплавів, встановлює зв'язок між їх складом, будовою і властивостями й розробляє шляхи впливу на їхні властивості. Склад, будова й властивості зварних з'єднань, отриманих різними способами зварювання, обумовлені закономірностями фізичного й прикладного металознавства, у т.ч. тепловими й дифузійними закономірностями.

Забезпечення високої надійності зварних з'єднань легованих і високолегованих різнорідних сталей, що працюють у різних умовах експлуатації, спеціальних видів наплавлення зносостійких, корозійностійких й інших армуючих шарів повинне ґрунтуватися на раціональній побудові технології зварювання й опиратися на глибокі знання процесів і явищ теоретичного й прикладного металознавства. Особливе місце в забезпеченні працездатності зварних з'єднань займає їх термічна обробка, характер і технологія якої визначаються складом сталей, що зварюються, їх попередньою (до зварювання) обробкою й умовами експлуатації.

На стан металу, що зварюється, має метод зварювання.

Процес зварювання характеризується такими основними поняттями як види, способи й методи.

Вид зварювання поєднує групу зварювальних процесів, у яких використовується одне джерело теплоти, наприклад, три основних види зварювання: дугове електрозварювання, де джерелом теплоти є електрична дуга,  електрошлакове – теплота акумулюється у зварювальній ванні, електронно-променеве.

Спосіб зварювання – варіант конкретного виду зварювання (зварювання відкритою дугою, під флюсом, у захисних газах, ручне зварювання).

Метод зварювання – це різновид способу зварювання; відрізняється від інших непринциповими змінами. Метод зварювання, особливо тепловий вплив на метал, має велике значення для забезпечення необхідних властивостей зварного з'єднання й металу, що зварюється.

За видом енергії, що застосовується, зварювання поділяють на 3 класи:

1)   термічний;

2)   термомеханічний;

3)   механічний.

До термічного класу відносяться види зварювання, які виконуються із плавленням частин, що з'єднуються, у зоні зварювання з використанням теплової енергії.

Основні види зварювання термічного класу – дугова, газова, електрошлакова, електронно-променева, плазмова, лазерна й ін. На рисунку 1 наведена схема зварних з'єднань при зварюванні плавленням, найбільш поширеним у промисловості.

1 - зварний шов;  2 - зона сплавлення;

4 - зона термічного впливу (ЗТВ);  4 - виріб

Рисунок 1 – Схема зварного з'єднання

До термомеханічного класу відносять види зварювання з використанням тиску у сполученні з тепловою енергією. Це  електроконтактне зварювання, дифузійне, газопресове й ін.

Широке застосування має електричне контактне зварювання з використанням тиску й електронагріву. Електричний зварювальний струм проходить у зоні контакту деталей, що з'єднуються, потужним короткочасним імпульсом розігріває метал до стану місцевого розплавлення і при застосуванні тиску відбувається зварювання.

Дифузійне зварювання – зварювання тиском за рахунок взаємної дифузії атомів контактуючих частин при відносно тривалому впливі підвищеної температури й при незначній пластичній деформації.

При пресовому зварюванні розігрів частин, що з'єднуються, виконується газовим полум'ям, потім роблять стиск деталей.

До механічного класу відносять види зварювання, виконувані із застосуванням механічного зусилля (енергії) і тиску, наприклад  холодне зварювання, зварювання вибухом, ультразвукове, тертям й ін.

Холодне зварювання – це зварювання тиском при великій пластичній деформації без зовнішнього нагрівання частин, що з'єднуються. Такому зварюванню піддають тільки пластичні матеріали (мідь, алюміній, свинець та ін.).

Зварювання вибухом – зварювання, при якому для створення тиску використовується енергія вибуху, при цьому відбувається зіткнення деталей, що з'єднуються. Таким способом з'єднують, наприклад, великі листи внапусток із різнорідних матеріалів. Більше 20 років застосовується з’єднання сталевого листа з алюмінієвим з дуже високою якістю зварювання при товщині сталевого листа 8 мм, алюмінієвого 10 мм. По всій площі з'єднання (1500 х 4000 мм) зварювання однаково міцне.

Ультразвукове зварювання – зварювання тиском під впливом ультразвукових коливань. Уперше з'явилося в 1958-1959 роках.

Зварювання тертям – зварювання тиском, при якому нагрівання торців, що зварюються, виконують за рахунок тертя в їхньому стику. Деталі обертаються обидві в різні сторони, або одна нерухома.

1.2  Особливості нагрівання металу при електричному

і газовому зварюванні

Нагрівання при дуговому зварюванні. Електроенергія зварювальної дуги перетворюється на дугову. Теплова потужність дуги становить 0,24 U×I кал/с, де 0,24 кал/Вт·с – коефіцієнт перекладу з електротехнічних одиниць у теплові; U×I – напруга й струм дуги.

Ефективна (діюча) теплова потужність дуги завжди менше її повної потужності на величину непродуктивних втрат тепла в навколишнє середовище, розбризкування, нагрівання електрода і т.ін.

Ефективний коефіцієнт корисної дії показує, яка частина тепла використовується на розплавлення металу – Ке. При зварюванні металевими електродами Ке = 0,70…0,75; при зварюванні під флюсом Ке = 0,80…0,95

Нагрівання при електрошлаковому зварюванні здійснюється за рахунок розплавлених, сильно перегрітих струмопровідних шлаків, що перебувають у зазорі між деталями, які зварюються. Температура шлаків перевищує 2000 0С. При проходженні електричного струму від електрода до розплавленого металу відбувається перетворення електричної енергії на теплову. Теплова потужність, так само, як і при електродуговому зварюванні, дорівнює 0,24 U×I кал/с. Майже вся електрична потужність витрачається на розплавлення шлаку, електрода і кромок основного металу.

Нагрівання газокисневим полум'ям. Газокисневе полум'я застосовується для зварювання, різання, наплавлення й пайки металів уже більше ста років. Основне значення в процесі зварювання має ацетиленокисневе полум'я. Найвища температура ацетиленового полум'я зосереджена на невеликій ділянці, на відстані 2,5…5 мм від кінця ядра, і становить 3100…32000С. Ділянка полум'я із цією температурою й використовується при газовому зварюванні (рис. 2).

Газове полум'я є розосередженим джерелом теплоти, тому нагріває метал більш плавно, повільніше, ніж зварювальна дуга, і утворює при цьому порівняно широку зону термічного впливу біля шва, послаблюючи зварне з'єднання.

1 - ядро полум'я; 2 - відбудовна зона; 3 - факел полум'я

Рисунок 2 - Зварювальне полум'я

### 2  ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛІВ

Металознавство як наукова дисципліна виникла на базі великого об'єму експериментального матеріалу, отриманого в результаті досліджень і випробувань, з наступним узагальненням і теоретичним аналізом результатів. Тому в металознавстві велике значення надається методам дослідження металів. Усе різноманіття цих методів заведено поділяти на три групи:

- структурні методи досліджень;

- методи фізичних досліджень;

- механічні методи випробувань.

# 2.1  Структурні методи досліджень

Вони полягають у дослідженні структури, під якою розуміють форму, розміри й характер взаємного розташування фаз, що утворюють метали й сплави. Залежно від величини об'єму металу, одночасно досліджуваного при структурному аналізі, розрізняють макроскопічний, мікроскопічний і рентгеноструктурний аналізи.

Макроскопічний аналіз (або макроаналіз) полягає у вивченні структури металу неозброєним оком або при невеликих збільшеннях (до 30 разів). У цьому випадку структуру називають макроструктурою. Для її вивчення підготовлений зразок шліфують, а потім піддають травленню (впливу) різними реактивами, найчастіше розчинами кислот. Об'єкт для макроаналізу називають темплетом або макрошліфом.

Мікроскопічний аналіз полягає у вивченні структури при досить великих збільшеннях. У цьому випадку структуру називають мікроструктурою. Застосовуються два методи мікроаналізу: вивчення мікроструктури за допомогою оптичного мікроскопа й електронного мікроскопа. Підготовлений зразок називається мікрошліфом. Його підготовка складається з ряду операцій, що включають шліфування й полірування до одержання дзеркальної поверхні. Це необхідно для забезпечення найбільшої відбивної здатності, тому що метал, як непрозоре тіло, розглядається під мікроскопом у відбитому світлі. Такий мікрошліф зазвичай вивчають під мікроскопом двічі: перший раз – безпосередньо після полірування. У цьому випадку досліджуються форма, розміри й кількість неметалічних включень, раковини, пори та інші мікродефекти. Для виявлення структури мікрошліф після полірування піддають травленню, тобто впливу різних реактивів. Наприклад, для виявлення структури сталей і чавунів шліф травлять в 4%-му розчині азотної кислоти в спирті. Мікроструктура показує зернову структуру, форму й розміри структурних складових. Роздільна здатність оптичного мікроскопа, тобто мінімальна величина об'єкта (елемента структури), що помітна з його допомогою, не перевищує 0,2 мкм. Корисне збільшення досягає 1000 разів.

Якщо в якості променя застосовувати потік електронів, у яких довжина хвилі значно менше довжини хвилі світла: порядку (0,04...0,12)х 10-1нм, то роздільна здатність досягає 0,2...0,5 нм. У цьому випадку готовлять не мікрошліф, а спеціальний об'єкт – фольгу або репліку. Застосовують два види електронних мікроскопів: такі, що просвічують (ПЭМ) і растрові (РЕМ). Структура, виявлена із застосуванням електронного мікроскопа, називається субструктурою, або тонкою структурою.

Рентгеноструктурний аналіз широко використовується для дослідження взаємного розташування атомів у металах. Метод заснований на тому, що кристалічні грати металів, які характеризуються закономірно правильним розташуванням атомів, є дифракційними гратами для рентгенівських променів. За дифракційною картиною з великою точністю визначають не тільки взаємне розташування атомів, але й точну відстань між ними.

# 2.2 Методи дослідження фізичних властивостей

Металознавство, як наука про структуру металів, широко використовує й фізичні методи досліджень, тому що низка фізичних властивостей металів (електропровідність, магнітні властивості, теплові властивості та ін.) тісно пов'язана зі структурою. У цьому випадку мова йде про так звані структурно чутливі фізичні властивості. Знаючи залежність між структурою металу і фізичними властивостями, можна, як додаткову інформацію, вивчати фізичні властивості металів і за їхніми змінами судити про тонкі структурні зміни.

Найбільш часто досліджують:

- електропровідність;

- коерцитивну силу;

- магнітну індукцію;

- магнітну проникність;

- теплоємність та ін.

# 2.3 Механічні методи випробувань

Метою таких випробувань є вивчення поводження металу під дією прикладених зовнішніх механічних сил. У результаті таких випробувань визначають механічні властивості. До механічних властивостей відносять опір металу деформації (пластичність), опір металу руйнуванню під дією ударних навантажень (в'язкість).

Застосовують різноманітні методи механічних випробувань, основні з яких класифікують за характером навантаження. За цією ознакою розрізняють методи випробувань при статичному, динамічному й повторно-змінному навантаженнях.

Статичними називають випробування, при яких прикладене до зразка навантаження зростає повільно й плавно. Найбільш часто застосовують наступні статичні методи.

Випробування на розтягання. У цьому випадку виготовляють спеціальний зразок, найчастіше циліндричної форми, діаметром 10 мм. Робоча довжина зразка може бути ℓ0=5,65F0  або ℓ0=11,5F0, де F0 – площа поперечного перерізу зразка. В іспитовій машині до зразка додають плавно зростаюче зусилля, при цьому за допомогою спеціальної будови машини записують графік зміни подовження зразка ΔL від величини прикладеного зусилля Р. Отриманий графік називається кривою розтягання.

У результаті випробування на розтягання визначаються наступні показники механічних властивостей:

1	Межа міцності (тимчасовий опір) (рис. 3). Його обчислюють за формулою (МПа)

σв=PвF0,

де   Рв – найбільше зусилля, що передувало руйнуванню;

Fo – первісна площа поперечного перерізу, мм2.

Рисунок 3 - Графік кривої розтягання

Однак σв – напруження умовне й не характеризує руйнівне напруження, тому що Fo – первинна площа поперечного перерізу, а в момент розриву вона значно менша через деформацію зразка. Якщо навантаження розділити на дійсний поперечний переріз Fx, то напруження, що виходять, називають дійсними, тобто(МПа)

S=PXFX.

Дійсне напруження, що викликає руйнування, називається крихкою міцністю або опором відриву. Його позначають Sk.

- Границя текучості. Її обчислюють за формулою (МПа)

σТ=PТF0,

де РТ – зусилля в момент, коли деформація зразка триває без збільшення навантаження (див. рис. 1).

Фізична границя текучості характеризує опір металу малим пластичним деформаціям.

3  Відносне подовження . Його обчислюють за формулою (%)

δ=ℓ1−ℓ0ℓ0100,

де ℓ0 – вихідна робоча довжина зразка, мм;

ℓ1 – робоча довжина після розриву зразка, мм.

4	Відносне звуження . Його обчислюють за формулою (%)

Ψ=F0−F1F0100,

де F1 – площа поперечного перерізу в місці розриву зразка, мм2.

Відносне звуження характеризує схильність металу до зосередженої пластичної деформації.

Визначення твердості. Твердістю називається опір металу проникненню в нього іншого, більше твердого тіла при контактному навантаженні. Найбільш часто твердість визначають методом вдавлення. Тіло, що вдавлюють, називається індентором. Найпоширеніші наступні методи визначення твердості:

1	За Брінеллем. У цьому випадку у випробуваний метал під певним навантаженням вдавлюють на спеціальному пресі тверду кульку. Твердість позначається НВ і обчислюється за формулою (MПа (кгс/мм2))

HB=PF,

де Р – зусилля вдавлення, Н;

F – сферична площа відбитка, мм.

Застосовують дискретні діаметри кульок: 10; 5; 2,5 мм при дотриманні наступного співвідношення між зусиллям вдавлення й діаметром кульки: Р = 300 D2, для кольорових металів Р = 100 D2.

2	За Роквеллом. У цьому випадку у випробуване тіло вдавлюють на спеціальному пресі алмазний наконечник з кутом при вершині 120° або сталеву кульку діаметром 1,588мм. Твердість позначають HR з додаванням індексу, що залежить від того, який індентор вдавлюють і яке зусилля вдавлення.

Якщо вдавлюють алмазний конус під навантаженням 60 кг, твердість позначають HRA, якщо конус під навантаженням 150 кг – HRC, якщо сталеву кульку при навантаженні 100 кг – НRВ. Величину твердості відраховують на циферблаті приладу, вона є, по суті, величиною, зворотною глибині проникнення індентора.

3	За Віккерсом. У цьому випадку вдавлюють чотиригранну алмазну піраміду. Вдавлення роблять під навантаженнями 10, 20, 50, 100, 300, 500 Н. Величину твердості визначають за формулою  (МПа)

HV=18,54⋅Pd2,

де Р – зусилля вдавлення, Н;

d – діагональ відбитка, мм.

Випробування при динамічних навантаженнях. Найпоширенішим динамічним випробуванням є визначення ударної в'язкості. Цю величину позначають «КС» з додаванням індексу, залежно від характеру надрізу, виконуваного на випробуваному зразку. Застосовуються зразки стандартної форми й розмірів у вигляді чотиригранної призми розмірами 10х10х55 мм. На одній грані посередині виконується надріз. Він може мати U-подібну форму глибиною 2 мм, радіус западини – 1 мм, або V-подібну форму глибиною також 2 мм, але радіус западини – 0,25 мм, або на зразок наносять тріщину на спеціальному стенді.

Випробування виконують на машинах – маятникових копрах. Сутність випробування полягає в тому, що зразок установлюють на дві опори за траєкторією руху важкого маятника. Удар наносять по грані зразка, протилежній надрізу, і визначають роботу «А» маятника на руйнування зразка. Ударна в'язкість визначається за формулою (МДж/м2)

KC=AF0,

де  А – робота руйнування, МДж.

Fo – площа поперечного перерізу в місці надрізу.

Якщо надріз U-подібний, ударну в'язкість позначають KCU, якщо надріз V-подібний – позначають КСV, а якщо зразок з нанесеною тріщиною – КСТ.

Випробування при знакозмінних (повторно-змінних) навантаженнях. Метою таких випробувань є визначення границі витривалості. Це найбільша напруга, що витримує зразок після проведення нескінченно великої кількості циклів змін напруг. Звичайно під поняттям «нескінченно велике число» приймають величину, що називається базою випробування. Для сплавів на основі заліза – це 10 млн циклів. Для визначення границі витривалості (σR ) випробуванням при різних напругах піддають не менш 10 однакових зразків, при цьому застосовують метод послідовного наближення. Результати такого випробування подають у вигляді графіка у координатах «напруга – кількість циклів до руйнування». Такий графік називається кривою втоми (рис. 4).

Визначення границі витривалості видно з рисунка 4.

N (число циклів)

# Рисунок 4 - Графік кривої втоми

### ФІЗИЧНА БУДОВА МЕТАЛІВ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

### ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

Одержання якісної сполуки, як зварюванням тиском, так і зварюванням плавленням, залежить від атомно-кристалічної будови металів, що зварюються.

При зварюванні тиском якісна нероз'ємна сполука утвориться при зближенні поверхонь, які зварюються, на відстань, що дозволяє реалізуватися силам міжатомної взаємодії й установити електронний обмін у збуджених (активованих) атомів на зварних поверхнях.

При зварюванні плавленням для спільної кристалізації металу шва й металу оплавленої зварної поверхні має значення характер взаємодії атомно-кристалічних грат у твердорідкому і твердому станах, природа зв'язків й  інші фактори, пов'язані з атомно-кристалічною будовою цих металів.

Тому відзначені явища, що лежать в основі одержання якісних зварних з'єднань, треба розглядати, починаючи із закономірностей атомно-кристалічної будови металів.

3.1  Роль атомної будови металів

Серед багатьох показників, пов'язаних з особливостями атомної будови металів, для зварювання найбільше значення мають наступні:

- міцність зв'язку найбільш легко відокремлюваних електронів зовнішньої оболонки з ядром або іоном;

- тип і міцність зв'язку між атомами;

- показник вільної енергії поверхні.

В атомі електрони зовнішньої оболонки найменш міцно пов'язані з ядром, що обумовлено найбільшим віддаленням цих електронів від ядра й впливом, що екранує силові поля електронів проміжних оболонок. Відомо також, що міцність зв'язку електронів зовнішньої оболонки з ядром тим більше, чим вище ступінь заповнення зовнішнього електронного рівня електронами.

Для утворення зварних з'єднань при зварюванні тиском необхідно, щоб між атомами поверхонь, що зварюються, зближених на певну відстань, установився електронний обмін. Тільки в цьому випадку може утворитися надійна нероз'ємна сполука.

Для встановлення між площинами, що зварюються, електронного обміну, необхідно, щоб найменш міцно пов'язані з ядром електрони зовнішніх електронних оболонок були здатні відділитися від свого атома й перейти на зовнішню електронну оболонку атома іншої поверхні, що зварюється, або ж атоми обох поверхонь, що зварюються, були здатні «володіти» одночасно якимись електронами зовнішніх оболонок обох атомів. У такий спосіб відбудеться об'єднання атомів зварних поверхонь, і утвориться міцний зв'язок.

Про здатність металів утворювати нероз'ємне зварне з'єднання в результаті об'єднання атомів зближуваних поверхонь можна, у певній мірі, судити за закріпленням електрона на зовнішньому електронному рівні атома. Чим міцніше це закріплення й більша енергія зв'язку, тим сутужніше електрону відірватися від свого атома і взяти участь в електронному обміні з атомами іншої зварної поверхні.

Оцінити зварюваність металів тиском можна за особливостями будови атома й величиною енергії (роботи), яку треба витратити на відрив електрона від атома.

До особливостей будови атома можна віднести атомний радіус – відстань від центра ядра до зовнішньої електронної оболонки. Чим більша ця відстань, тим менша енергія зв'язку зовнішнього електрона з ядром, і відповідно тим вище здатність електрона до відриву від атома й до зварювання тиском. Нижче наведені атомні радіуси деяких елементів (табл. 1).

Таблиця 1 - Атомні радіуси елементів

| Елемент | Mg | Al | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомний радіус, нм | 1,60 | 1,43 | 1,47 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 |

Продовження таблиці 1

| Елемент | Ni | Cu | Zn | Zr | Nb | Mo | Ag | Pt | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомний радіус, нм | 1,25 | 1,28 | 1,37 | 1,60 | 1,47 | 1,39 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |

Дані елементи можна об'єднати у 13 груп. Зварюваність, обумовлена тільки відстанню від електрона до центра ядра, повинна убувати від 1- до 13-ї групи (табл. 2).

Таблиця 2 - Групи зварюваності

| Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи | Mg, Zr | Ti, Nb | Au | Ag | Al | Мо, Pt | Zn |

Продовження таблиці 2

| Група | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи | V | Cr | Cu | Mn | Fe | Со, Ni |

Про екрануючий вплив силових полів проміжних оболонок хімічних елементів можна судити за їхньою електронною будовою, обумовленою енергетичним станом атомів проміжних електронних рівнів. Загальна кількість електронів (порядковий номер елемента у періодичній системі) дорівнює позитивному заряду ядра. При радіусах, що мало різняться, заповнення об'єму атома оболонками й електронами зростає зі збільшенням атомної маси елемента. Тому орієнтовно атомну масу елемента можна вважати показником щільності поля, що екранує внутрішні оболонки атома.

Щоб урахувати вплив щільності поля, що екранує, можна ввести умовний показник – загальний питомий заряд а1, який дорівнює частці від розподілу загального заряду на атомну масу загальної кількості електронів, і питомий заряд, що екранує, а2 , який дорівнює частці від розподілу заряду електронів, що екранують, на атомну масу. Якщо значення а1 – а2  близько до нуля, то електрони зовнішнього рівня міцно пов'язані з атомом. Чим більше ця різниця й чим слабкіше зв'язок зовнішніх електронів з атомом, тим легше вони відділяються й, отже, краще зварюються елементи.

Другий показник, від якого залежить з'єднання при зварюванні тиском, – величина енергії, яку треба витратити на відрив електрона від атома. Для різних металів здатність до електронного обміну різна, вона залежить від енергії зв'язку зовнішніх електронів з атомами. Фізичними показниками енергії зв'язку можуть служити потенціал іонізації й енергія виходу електронів при утворенні подвійного електричного шару. Чим нижче іонізаційний потенціал, тим легше встановлюється електронний обмін і тим краще зварюються метали. Іншим фізичним показником зв'язку електрона з атомом є енергія виходу електрона, рівна різниці енергії внутрішнього й зовнішнього електронів. Значення перших потенціалів іонізації (для відриву першого електрона, що досить для початку електронного обміну) і енергії виходу для електронів деяких елементів наведені у таблиці 3.

Використовуючи дані про атомний радіус, енергію зв'язку електронів з ядром, можна судити про здатність металів до утворення зварних з'єднань при належному контакті в результаті встановлення електронного обміну і створення металевого зв'язку.

Таблиця 3 - Фізичні показники зв'язку електронів з атомами

| Елемент | Mg | Al | Ti | Fe | Ti | Cu | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенціал іонізації, еВ | 7,64 | 5,98 | 6,82 | 7,87 | 7,86 | 7,72 | 7,57 |
| Енергія виходу електрона, еВ | 3,60 | 4,20 | 4,10 | 4,70 | 4,40 | 4,50 | 4,30 |

Тип і міцність зв'язку між атомами. Між атомами може бути чотири типи зв'язків (рис. 5): полярна (молекулярна Ван-Дер-Ваальса), іонна (гетерополярна), ковалентна (гомеополярна) і металева.

а                               б                             в                               г

а - полярна;  б - іонна;  в - ковалентна;  г - металева

Рисунок 5 - Типи зв'язків між атомами

При полярному зв'язку не відбувається електронного обміну між атомами, а тільки зсув електронів в одному напрямку, що створює передумови для електромагнітної взаємодії між двома поляризованими атомами.

При іонному зв'язку відбувається електронний обмін – електрон переходить із одного атома на іншій, при цьому перший стає електропозитивним, а другий – електронегативним. Взаємодія по-різному заряджених іонів визначає зв'язок у кристалах.

При ковалентному зв'язку також має місце перехід електронів із зовнішніх оболонок атомів і об'єднання їх попарно в ланцюжки зв'язку. При встановленні металевого зв'язку відбувається перехід електронів із зовнішніх оболонок. Електрони, що відірвалися, належать не двом сусіднім атомам, а всім атомам кристала (металу).

Металевий тип зв'язку характерний для сполук більшої частини металів, ковалентний зв'язок - для сполук Cu, Ag, Аu, Zn, Cd, Al з Li, Cr, Mg, Sr.

Іонний зв'язок має місце в сполуках Si, Sn, Рb, Ge з Se, Te, O, S, H, Cl.

Стан атомів, що перебувають на поверхні металу, істотно відрізняється від стану атомів, розташованих усередині кристалів. Зв'язки поверхневих атомів неврівноважені, що призводить до утворення поверхневого шару атомів з посиленими зв'язками в площині поверхні, тобто до поверхневого натягу. Поверхневий натяг (поверхнева енергія) є чинником, що обумовлює протидію активації поверхні, наприклад виходу на поверхню дислокацій. Воно ж утрудняє відрив електронів зовнішньої оболонки й установлення електронного обміну, необхідного при зварюванні тиском, тому значення поверхневої енергії металів може служити фактором, що характеризує протидію утворенню зварного з'єднання  при зварюванні тиском.

  - Роль кристалічної будови металів

Крім атомної будови металів при зварюванні тиском і плавленням має значення кристалічна будова металів, що поряд з атомною будовою визначає умови взаємодії металів, які з'єднуються.

Кристалічна будова металу – це закономірне й однотипне розташування атомів даного елемента, що утворює так звану просторові кристалічні грати. Характер розташування атомів для даного металу й відстань між атомами визначаються енергетичними умовами взаємодії між іонами та усуспільненими електронами металевого зв'язку. Оскільки у різних металів іони мають різний енергетичний стан і різну кількість електронів, що залишилися, то взаємодія між іонами й «електронним газом» і, відповідно, закономірність розташування іонів і відстань між ними будуть різними.

У металів найпоширеніші три типи кристалічних грат: кубічна объємноцентрована, кубічна гранецентрована й гексагональна щільного пакування. У кубічних гратах атоми розташовуються по вершинах куба, а додаткові атоми – у центрі кожного елементарного осередку (об’ємноцентровані кубічні грати, ОЦК) або в центрі кожної грані осередку (гранецентровані кубічні грати, ГЦК). Для гексагональної щільного пакування грат характерне розташування атомів по вершинах шестигранника з додатковими трьома атомами у середній площині призми (ГПУ). Багаторазове об'ємне повторення елементарного осередку утворить кристал даного металу.

У деяких металів характер кристалічних грат змінюється зі зміною температури. Це пов'язане зі зміною енергетичного стану атомів при нагріванні або охолодженні й придбанням такої форми побудови й взаємодії, яку характеризує найменша вільна енергія системи. Зміна кристалічної будови металу при зміні температури називається поліморфізмом, а відповідні види кристалічних грат – поліморфними формами металу. Так, у заліза є дві основні поліморфні форми – кубічна об’ємноцентрована (α-Fe) і кубічна гранецентрована (γ-Fe). Різні поліморфні форми мають також кобальт, марганець, титан.

Для кристалічних грат металів характерна різна відстань між базовими атомами, тобто атомами, що утворюють геометричну фігуру. Наприклад, у кубічних гратах це розмір ребра куба – відстань між центрами атомів, що перебувають у його вершинах. Цю відстань називають параметром грат, для кубічних грат один параметр – а, для гексагональної два: а і с (рис. 6). При зварюванні однорідних металів, які мають ідентичні кристалічні грати, здатність до сполуки визначається в основному розглянутими закономірностями електронної будови атомів даного металу. При зварюванні різнорідних металів великого значення набуває їхня атомно-кристалічна будова. Чим менше розходження атомно-кристалічної будови металів, тим легше вони з'єднуються при зварюванні. Близькість атомно-кристалічної будови металів, що з'єднуються, означає близькість енергетичного стану їхніх атомів. А це значить, що атоми одного зварного металу здатні енергетично сприятливо розташовуватися в кристалічних гратах іншого зварного металу. Ознакою такої близькості є близькість атомних радіусів і близькість типів і параметрів кристалічних грат.

а - ГПУ;      б - ГЦК    в - ОЦК

Рисунок 6 - Кристалічні грати металів

Атомні грати реальних кристалів не є ідеальними за будовою. Дефекти кристалічних грат у вигляді вакансій або дислокацій викликають створення ділянок з підвищеною вільною енергією в результаті відсутності врівноважених зв'язків. У місцях з підвищеною вільною енергією активність близьких атомів підвищена, тому вихід дефектів кристалічної будови на поверхні, що зварюються, створює умови, необхідні для утворення центрів зчеплення. Руху й виходу на поверхню дефектів кристалічної будови сприяє деформація цих поверхонь при зварюванні. Показником здатності металу до виходу дислокацій на поверхню при деформації може бути енергія активації зрушення: чим вона вище, тим менше ймовірність виходу дислокацій на поверхню зчеплення при зварюванні тиском.

4  ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ СПЛАВІВ

І МЕТАЛУ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ВАННИ

При різних методах зварювання плавленням кристалічна будова металу шва пов'язана з умовами утворення зварювальної ванни й переходу з рідкого стану у твердий. Багато в чому утворення зварювальної ванни і її кристалізація залежать від технології зварювання, однак існують загальні закономірності плавлення й кристалізації, що мають велике значення для утворення металу шва.

4.1	Плавлення металів, зварювальна ванна

Метал у твердому стані при даній температурі має певну, енергетично найбільш стійку кристалічну (атомну) будову з мінімумом вільної енергії F.

Нагрівання або охолодження змінюють енергетичний стан атомів, тобто амплітуду коливань атомів (відхилення від вузлових положень). Це може призвести до зміни їхнього взаємного розташування, що при даній температурі буде відповідати мінімуму вільної енергії системи атомів при енергетичному стані, що змінився. Вільна енергія будь-якої системи атомів з підвищенням температури зменшується з певною швидкістю. Тому, якщо вільна енергія системи γ атомів при температурі нижче Т1 (рис. 7) більше вільної енергії системи α атомів, а при температурі вище Т1 – навпаки, то модифікація системи α буде стійкою нижче температури Т1, а системи γ – вище цієї температури.

Однак до певної температури метал, що нагрівається, залишається кристалічним тілом з тим або іншим розташуванням атомів у кристалічних гратах. Підвищення температури буде призводити до подальшої зміни енергетичного стану атомів, зростуть імовірність їхнього відриву від вузлів і ймовірність руйнування кристалічного комплексу на окремі колонії.

У цей період енергетичний стан металу наближається до енергетичного стану розплаву, тому при досягненні певної температури вільна енергія рідини стане нижче вільної енергії навіть високотемпературної модифікації кристалічного тіла (див. рис. 7). При температурі Т2 можуть співіснувати тверда кристалічна речовина і розплав металу.

Щоб досягти повністю рідкого стану, потрібний деякий перегрів на величину ΔТп (різниця у вільній енергії Δfп). У рідкому стані метал зберігає кристалічні грати, але зі збільшеною кількістю вакансій. Доказом цього є та обставина, що при переході із твердого стану в рідкий щільність більшості металів змінюється всього на 3 %. Цією величиною й оцінюється частка вакансій у рідкого металу, у той же час у твердого вона становить ~0,1 %.

1 - α-Fe;  2 - γ-Fe;  3 -рідина

Рисунок 7 - Зміна вільної енергії F кристалічної речовини

і розплаву металу при підвищенні температури Т

Таке подання про будову рідкого металу дійсне при невеликих ступенях перегріву. При збільшенні перегріву цілісність металевих грат повинна порушуватися, на окремих ділянках можуть зберігатися угруповання відносно закономірно побудованих атомів. Ці угруповання через енергетичні умови не можуть бути стійкими, тому систематично буде відбуватися їхнє руйнування в одному місці й утворення в іншому. Розмір і стійкість цих угруповань повинні залежати від ступеня відхилення від рівноважних енергетичних умов – від рівноважної температури плавлення. Чим більші ці відхилення й чим вища температура перегріву ΔТп, тим менше розмір угруповань атомів і тим нижче їхня стійкість.

Такі угруповання атомів мають велике значення для процесу кристалізації, оскільки при охолодженні нижче рівноважної температури Т2 вони стануть елементами для надбудови нових атомних шарів і утворення кристалів, тобто природними центрами мимовільної кристалізації. Чим менше цих центрів, тим крупніше кристали при переході з рідкого стану у твердий.

Таким чином, умови плавлення металів впливають на процес наступної кристалізації й на властивості металу зварного шва.

За температурою й тривалістю існування розплавленого металу у зварювальній ванні при різних видах зварювання можна судити про поводження різних включень у сталі та їхній вплив на кристалізацію.

Середня температура зварювальної ванни при дуговому зварюванні становить 1600…19000С, у ванні під дугою доходить до 2300 0С, однак тривалість перебування ванни при цій температурі занадто мала, щоб забезпечити розчинення тугоплавких домішок. До початку кристалізації у зварювальній ванні через великий перегрів залишається мало природних центрів кристалізації у вигляді збережених угруповань атомів, але неминуча наявність штучних зародків кристалізації, природа та кількість яких залежать від металів, що зварюється, присадкових матеріалів і умов зварювання. Тугоплавкі частки можуть потрапляти у ванну з електродного покриття або флюсу у вигляді сполук таких металів, як W, Mo, Ti, Zr, Nb, B, і з розкисниками – Al, Тi, Zr.

4.2	Закономірності кристалізації зварного шва

Процес кристалізації розплавленого металу, як і процес плавлення, пов'язаний з переходом до стану з меншою вільною енергією. Якщо вважати, що при переході металу з рідкого стану у твердий об'єм його змінюється мало (для більшості металів середня зміна щільності становить 3 %), то справедливе вираження U=F+TS, де U  – повна внутрішня енергія системи, F – вільна енергія системи, TS  – зв'язана енергія системи, тут Т – абсолютна температура, S – ентропія – функція ймовірності стану, має максимум при рівновазі.

Зі зниженням температури зміна величини F для рідкого й твердого металу відбувається по-різному (рис. 8), що обумовлює існування в певному інтервалі температур того або іншого стану металу з найменшою вільною енергією. Для того, щоб почався процес кристалізації, необхідне відхилення від рівноважної температури — переохолодження рідкого металу на ΔТК. При цьому вільна енергія металу зміниться на Δfк (див. рис. 7).

Рисунок 8 - Вплив розміру кристала при переході з рідкого

стану у твердий на зміну вільної енергії металу

Роль ступеня переохолодження при кристалізації зводиться до того, що в рідкому металі збільшується стійкість утворень (побудов) атомів, які створюють центри подальшої кристалізації при мимовільному процесі. Природно, чим менше ΔТН і чим ближче температура, при якій протікає процес, до рівноважної, тим менше розмір і нижче стійкість центрів кристалізації. Ця обставина визначається розміром R зародка кристалізації, що утвориться, зі зміною вільної енергії Δfк. З одного боку, зі збільшенням розміру зародка вільна енергія повинна зменшуватися зі збільшенням об'єму рідкого металу, що переходить у більш рівноважний при даному переохолодженні твердий стан (рис. 8, крива 1), з іншого боку – збільшення розміру зародка викликає збільшення його поверхні, а отже, й збільшення поверхневої енергії (крива 2).

У результаті взаємодії цих двох факторів зміна вільної енергії характеризується кривою, що має максимум (крива 3). Подана закономірність свідчить про те, що на перших стадіях зріст зародка викликає збільшення вільної енергії, у зв'язку із чим його існування буде нестійким (групи атомів будуть розосереджуватися з такою ж активністю й імовірністю, як і збиратися), і тільки після досягнення зародком певного критичного розміру Rкрит він стане стійким, почне зростати, оскільки збільшення його розміру викликає зниження вільної енергії металу.

Критичний розмір зародка зменшується зі збільшенням ступеня переохолодження, що викликає створення умов для утворення більшої кількості зародків.

Підвищення швидкості утворення зародків при переохолодженні йде швидше, ніж підвищення швидкості їхнього зросту (рис. 9).

Рисунок 9 - Залежність швидкостей зародження центрів кристалізації (1) і зросту кристалів (2) від ступеня переохолодження

Чим більше переохолодження, тим більша різниця швидкостей цих процесів. Тому при малих ступенях переохолодження (малих швидкостях охолодження) метал, що закристалізувався, виявляється більш грубозернистим, чим при більших ступенях переохолодження (більших швидкостях охолодження). Це має важливе практичне значення.

Наведена закономірність збільшення швидкостей і зросту кристалів справедлива тільки до певного ступеня переохолодження, після досягнення максимуму, швидкості починають знижуватися. Це пов'язано з тим, що й зародження, і особливо зріст кристалів, вимагає безперервного надходження атомів до місць їхнього утворення й зросту, а рухливість атомів зі зниженням температури зменшується.

Крім природних осередків кристалізації (зародків з розплаву), існують і штучні осередки – частки включень, що не розчинилися при плавленні. Найкращими частками для кристалізації є речовини, кристалічні грати яких за типом й параметрами близькі до грат металу, що кристалізується (сторонні або той же метал). Для кристалізації на штучних центрах, що мають зазначену структурну відповідність, потрібний менший ступінь переохолодження, чим для утворення штучного зародка.

Розглянуті загальні закономірності кристалізації визначають характер будови металевих злитків, фасонних виливків і металу зварних швів. Основними елементами будови литого металу є дендрит і кристаліт. Ці елементи властиві як великим виливкам і злиткам, так і зварним швам, однак характери кристалізації великих виливків і зварних швів істотно відрізняються.

Утворення при кристалізації дендритів – деревоподібних кристалів зі стовбуром і гілками – визначається двома положеннями. По-перше, зріст первинного зародка кристала найбільше активно проходить в напрямку, перпендикулярному площинам з найбільшою щільністю упакування атомів. По-друге, там, де відвід теплоти нерівномірний, найбільш активно зріст проходить в напрямку, перпендикулярному площині відводу теплоти.

У реальних умовах кристалізація розплавленого металу проходить в просторі, обмеженому твердими, більш холодними поверхнями – стінками й дном виливниці, стінками ливарної форми, твердим металом у зварювальній ванні. У цьому випадку зріст основної вісі (вісь першого порядку – стовбур дендрита), що утвориться близько від поверхні кристалізації, повинен іти перпендикулярно до цієї поверхні. У цьому ж напрямку в стовбурі вибудовуються однакові кристалографічні площини елементарних осередків, перпендикулярних щільно упакованим. Підростаючий стовбур сам стає елементом відводу теплоти, у зв'язку із чим від нього в різних місцях починають зростати гілки – осі другого порядку, також з певною орієнтацією кристалографічних площин. Потім від осей другого порядку ростуть осі третього порядку й т.д. (рис. 10).

Рисунок 10 - Схема дендрита

При зіткненні твердих поверхонь зростаючих осей різних порядків завершується будова кристаліта. Осі кристалітів мають орієнтовану кристалографічну будову й анізотропію властивостей. Якщо дендрит зростає не на холодній площині, а від центра кристалізації в центрі розплаву, його зріст визначається переважним нашаруванням атомів по певних площинах, і він здобуває сферичну форму, у той час як дендрит, що зростає на площині, витягається перпендикулярно до площини відводу теплоти (рис. 11).

Рисунок 11 - Кристал Д.К.Чернова

Наявність багатьох осередків кристалізації призводить до того, що при кристалізації зароджується й зростає багато дендритів або рівноважних кристалів. Поверхні зростаючих кристалів зіштовхуються й заважають взаємному розвитку, тому їхня форма стає неправильною, а завдяки різному орієнтуванню конгломерат (полікристалічний метал) втрачає анізотропність окремих осей і стає ізотропним. Переорієнтовані дендрити й кристали неправильної форми називають кристалітами.

При розгляді дендритної будови литого металу варто мати на увазі ще одну особливість – неоднорідність хімічного складу по перетину дендрита. У зв'язку з тим, що перші порції металу, що кристалізується, найбільш чисті (містять менше домішок), осі дендритів значно менше забруднені домішками в порівнянні з металом у проміжосних просторах. Це розходження у вмісті домішок у металі осей дендритів і проміжвісних ділянок називають дендритною ліквацією. Оскільки процес переміщення атомів домішки дифузійний і зв'язаний з часом, ступінь дендритної ліквації залежить від швидкостей кристалізації й охолодження. Більшою мірою до ліквації схильні вуглець, сірка, фосфор, меншою – кремній, марганець, хром, молібден, вольфрам. Ступінь дендритної ліквації може бути дуже великий (дендритна ліквація в тритонному злитку сталі становить у відсотках: по сірці ~200, по фосфору ~120, по вуглецю ~60, по кремнію ~20, по марганцю ~15).

Кристалізація зварювальної ванни відбувається набагато складніше у зв'язку з різноманіттям умов її утворення й охолодження. На рисунку 12 подана схема миттєвого стану зварювальної ванни рідкого металу при дуговому зварюванні плавленням і розподіл у ній температур по різних перетинах.

В осередку горіння дуги метал зварювальної ванни має найвищу температуру ~2300 0С, значно вище температури плавлення tnл і температури кристалізації tкр. По мірі віддалення від вогнища дуги температура рідкого металу знижується, поблизу кромок і металу шва, що закристалізувався раніше, стає близькою до температури кристалізації tкр. Однак у зв'язку з тим, що в перетині Г-Г, який  проходить через вогнище дуги й кромки, температура рідкого металу на межі із твердим металом вище, ніж у перетинах, що лежать ближче до хвостової частини ванни (Д-Д і Е-Е), зріст кристалітів у хвостовій частині ванни значно випереджає зріст кристалітів на кромках у зоні максимальної температури  tmах..

Якщо миттєво припинити зварювання і створити умови для запобігання розтікання головної частини ванни, то характер кристалізації можна схематично уявити, як зображено на рисунку 12.

Зріст кристалів починається з поверхні металу шва, що закристалізувався. Кристали із хвостової частини витягаються уздовж осі шва, вони мають більшу довжину; кристали з бічних поверхонь, що зростають із кромок у задній частині ванни, становлять із віссю шва певний кут. Розміри кристалів, що зростають із бічних поверхонь, і кут їхнього нахилу до осі шва залежать від багатьох факторів: товщини й маси металу, що зварюється, його температури й теплофізичних властивостей, від швидкості зварювання, сили зварювального струму, технології зварювання (наприклад, числа зварювальних дуг) та ін.

1 - пластини, що зварюються ; 2 - місце електрода; 3 - напрямок

зварювання;4 - зварювальна ванна; 5 - зварний шов

Рисунок 12 - Розподіл температур у різних перетинах рідкої ванни при миттєвому припиненні  дугового зварювання  з присадковим матеріалом

При розглянутому характері кристалізації ванни кристалічна будова зварного шва має вигляд, показаний на рисунку 13.

Рисунок 13 - Кристалічна будова зварювальної ванни

при миттєвому припиненні зварювання

Кристалічна будова зварного шва в перетині, перпендикулярному його осі, може трохи відрізнятися залежно від умов зварювання (рис. 14).  З рідким металом ванни стикаються оплавлені зерна основного металу. Ці зерна, що виросли на межі сплавлення, є основою для кристалізації металу зварювальної ванни. Зародками кристалізації можуть стати також карбіди тугоплавких елементів, що не встигли розчинитися й розплавитися і неметалічні включення. Тому зріст стовпчастих кристалів у рідкій зварювальній ванні являє собою приклад кристалізації на штучних зародках. Ці кристали зварювальної ванни зростають від крайок і мають вигляд дендритів різної величини.

Рисунок 14 - Кристалічна будова зварного шва

у поперечному перерізі

При порівняно малій тривалості існування зварювальної ванни (малий об'єм ванни, підвищена швидкість зварювання та ін.) стовпчасті кристали можуть зрости до зустрічі в ділянці центральної лінії шва (рис. 14, а). При великій ванні й повільній її кристалізації в центральній частині шва утвориться невелика зона рівноважних кристалів, що виникли в умовах природної кристалізації (рис. 14, б). При зварюванні на охолоджуваній металевій підкладці (рис. 14, в) на цій підкладці кристалізується тонкий шар дрібних кристалів, що стають зародками для зростаючих від них стовпчастих кристалів. При багатошаровому зварюванні (рис. 14, г) кристали кожного попереднього шару стають основою для кристалізації наступних шарів. Однак при багатошаровому зварюванні швидкості охолодження кожного шару звичайно більші швидкості охолодження ванни при одношаровому зварюванні металу такої самої товщини, тому кристалічна будова окремих шарів і шва в цілому виявляється більше дрібною і щільною, з менш вираженою ліквацією домішок по зонах. При кристалізації спочатку застигає найбільш чистий метал, а потім метал з більшим вмістом домішок (рис. 15).

Рисунок 15 - Хімічна неоднорідність металу зварного шва

по шарах кристалізації

Слід зазначити, що ацетиленокисневе полум'я стосовно розплавленого металу є, в основному, захисним середовищем, що утрудняє доступ кисню до зварювальної ванни і гальмує окислювання металу. При зварюванні міді, латуні, бронзи й інших кольорових металів, розкислення яких одним полум'ям недостатньо, застосовують флюси, що сприяють утворенню легкоплавких сполук (шлаків) і видаленню оксидів з металу.

В іншому металургійні процеси дугового й газового зварювання схожі по суті хімічних реакцій.

Кристалізація металу шва. Кристалізація – це перехід металу зварювальної ванни з рідкого стану у тверде з утворенням зерен з розплаву. Кристалізація ванни починається від готових центрів, зародків кристалізації – від оплавлених зерен основного металу. Розмір зерен залежить від об'єму рідкого металу, швидкості охолодження (величини тепловідводу). Чим швидше охолодження ванни, тим тонше кристалічний шар і менші розміри зерен. При газовому зварюванні нагрівання й охолодження відбуваються повільніше, тому зерна більші за розміром. Метал шва має більш виражену стовпчасту будову, тому що складається з витягнутих (стовпчастих) кристалів, що зростають при кристалізації в напрямку, зворотному тепловідводу. Центрами кристалізації можуть бути дрібні тугоплавкі тверді частки, що перебувають у зваженому стані. Зростаючі кристали є кристалітами.

Кристаліти можуть бути різними за будовою: ніздрюваті, дендритні й ніздрювато-дендритні. Чим чистіше метал, тим будова ближче до осередкової.

Осередкова структура – це низка паралельних осередків, витягнутих у напрямку кристалізації, тобто в напрямку відводу тепла. Межі осередків утворені скупченням домішок. У напрямку до центру зварювальної ванни осередки збільшуються за розміром. На осередках можуть з'явитися гілки, і осередкова структура переходить у дендритну (стовпчасту).

Найчастіше зварні шви мають стовпчасту будову кристалів. У загальному випадку будова кристалів при зварюванні залежить від чистоти металу у зварювальній ванні, від забруднюючих домішок, швидкості охолодження ванни, величини зварювального струму. Розміри стовпчастих кристалів можуть бути від 0,3 до 3,0 мм. У зоні сплавлення – більш дрібні кристаліти, а ближче до центра шва – великі з дендритно-осередковою структурою. Кристалізаційні шари розглядають під мікроскопом на спеціально підготовлених мікро- і макрошліфах з фотографуванням.

На завершальному етапі затвердіння у ванні кристалітів можуть утворюватися гарячі тріщини (кристалізаційні тріщини). Тріщини утворюються від забруднень, які мають більш низьку температуру плавлення, ніж залізо. Ці забруднення при охолодженні шва довго перебувають між кристалітами в рідкому й напіврідкому стані й не можуть пручатися розтягуючим силам у процесі усадки металу шва, що охолоджується,  і від цього по межах кристалітів з'являються тріщини. Це не єдина причина появи гарячих тріщин, тому що умови невільної усадки шва й лінійного скорочення металу при охолодженні впливають більш значно на їхню появу.

Холодні тріщини утворюються при нормальній температурі, або до 2000С. Це місцеві міжкристалічні руйнування. Вони виникають під впливом наявних у металі водню, нітридів, сульфідів, фосфідів, а також залишкових зварювальних напружень або гартування ЗТВ.

При вмісті в сталях фосфору більше припустимих норм сталь здобуває холодноламкість. Перша аварія на першій у Росії залізниці (відкол рейки при –26 0С ) відбулася через великий вміст фосфору в металі.

Будова зварного шва. У поперечному перерізі зварний шов на шліфі має наступні чітко виражені зони: метал шва, зона сплавлення, зона термічного впливу (ЗТВ), основний метал. З погляду якості зварного з'єднання більший інтерес викликає  ЗТВ, яку і розглянемо.

Зона термічного впливу – це ділянка основного металу біля зони сплавлення, структура, властивості й ширина якої залежать від термічного циклу, схильності до сприйняття гартування й від властивостей пластичного деформування при зварюванні.

ЗТВ складається із зони перегріву – перегрітого металу, що нагрівається до температур, близьких до температури плавлення, і який відрізняється значним укрупненням зерна та зниженою в'язкістю; зони нормалізації, що нагрівається трохи вище температури критичної точки А3 (діаграми «залізо – вуглець») і характеризується значним здрібнюванням зерна; зони неповної перекристалізації (часткової нормалізації) з температурою нагрівання, що лежить між критичними точками А1 і А3, вона характеризується нерівномірністю структури металу, наявністю дрібних зерен, що утворилися при перекристалізації, і таких, що не змінилися, більших зерен; ділянка рекристалізації, яка характеризується відновленням приблизно рівновісних зерен у деформованого процесом прокатки металу.

Потім зона рекристалізації переходить у зону відпуску, далі – основний метал.

Ширина ЗТВ у сталі впливає на експлуатаційні якості  зварного   з'єднання, і чим ця зона ширша, тим гірші показники міцності. Наприклад, при електронно-променевому зварюванні ширина ЗТВ дорівнює 0,6 мм, при автоматичному зварюванні під флюсом – від 2 до 3,5 мм, при ручному дуговому зварюванні – 3,5 - 6,0 мм, а при газовому зварюванні – від 24 до 27 мм. Як правило, руйнування через втому відбуваються в ЗТВ по зоні перегріву.

4.3  Деформації та внутрішні напруження  зварних конструкцій

Деформацією називається зміна форми й розмірів тіла під дією сили. Деформації підрозділяються на пружні й пластичні.

Пружні деформації мають місце, коли після припинення дії сили форма й розмір тіла відновлюються. Пружна деформація за величиною невелика (для маловуглецевої сталі – це будь-яке зусилля, що викликає відносне подовження не більше 0,2%) і перебуває нижче границі текучості металу.

Пластична деформація відбувається при величині сили, що перевищує межу пружності металу. Після припинення дії сили тіло не відновлює форму й розміри. Вона ще називається залишковою деформацією.

До деформацій після зварювання призводять внутрішні напруження у зварному вузлі.

Внутрішні напруження – це напруження, що існують у тілі при відсутності зовнішніх сил. Вони бувають різного характеру дії: розтягання, стиску й ін. Між деформацією й напруженням існує певний зв'язок, тобто чим більше величина пластичної деформації, тим менші в тілі внутрішні напруження. Внутрішні напруження виникають у тілі (деталі) при неможливості вільної деформації деталі, що нагрівається. Основними причинами виникнення напружень і деформацій при зварюванні є: нерівномірне нагрівання основного металу, велика величина погонної енергії, коли швидкість зварювання низька, а перетин шва відносно великий, ливарна усадка й, особливо, структурні зміни металу шва та навколошовної зони.

Нерівномірне нагрівання призводить до деформації, або внутрішніх напружень, у такий спосіб. Якщо нагріти невелику ділянку сталевого листа, то при нагріванні метал почне розширюватися в зоні нагрівання, але цьому розширенню будуть перешкоджати менш нагріті частини листа навколо зони нагрівання. У результаті виникнення цих внутрішніх напружень лист у зоні нагрівання або втратить стійкість і почне деформуватися, якщо він відносно тонкий, або створить у собі внутрішні напруження. Вони після зварювання можуть бути настільки великими, що викличуть руйнування шва або металу конструкції.

Усадка металу – зменшення об'єму сталі при переході з рідкого стану у твердий. Чавуни при такому переході трохи збільшують свої розміри, цією властивістю вони схожі з водою при замерзанні.

Усадка швів при зварюванні викликає в них подовжні й поперечні сили після охолодження.

Структурні зміни полягають у тому, що відбувається зміна розміру кристалічних грат й взаємного розташування кристалів, що супроводжується зміною об'ємів тіла. У деяких марках сталі розмір кристалічних грат  зменшується, наприклад, з 2,8 А до 2,6 А (А – ангстрем – одна десятиміліонна частка міліметра). Після нагрівання кристали повертаються у колишній стан. Але в деяких сталях розмір кристалічних грат після три-чотириразового нагрівання зростає з 2,8  до 3,6 А безповоротно, і сталь себе розпирає в більш слабкій зоні з утворенням тріщини. До такої сталі відноситься сталь 30 ХГСА й ін. Вони характеризуються чутливістю до термічного удару, тобто багаторазового нагрівання.

Внутрішні напруження бувають і від невдалого конструктивного сполучення елементів, що зварюються, або від нетехнологічності зварного вузла. При цьому затвердлий метал шва вже міцно пов'язаний з основним металом, а усадка шва зустрічає сильну перешкоду, і якщо шов не розірве внутрішніми напруженнями від усадки, то внутрішні напруження залишаться у зварному вузлі постійно діючою додатковою силою до зовнішніх (робочих) навантажень (рис. 16).

зона тріщини

Рисунок 16 – Переріз  шва

Напружений стан малопластичних матеріалів сприяє утворенню тріщин у зварному шві або основному металі.

Внутрішні напруження від зварювання викликають жолоблення зварних конструкцій.

Чим менш пластичний метал і чим його теплопровідність менша, тим більше він піддається деформації, тому що зона нагрівання стає (за  тепловкладенням) точковою, тобто нерівномірною, без достатнього тепловідводу. Наприклад, для виробів однакової конструкції при виготовленні із хромонікелевої сталі (типу Х18Н9) величини деформацій і внутрішніх напружень будуть дуже великими, більше, ніж при виготовленні з низьковуглецевої, а в зроблених з міді їх, як правило, не буває.

Зміна розмірів і об'єму кристалічних грат металу від температури завжди породжує внутрішні напруження в ньому. Якщо олово тривалий час буде перебувати на двадцятиградусному морозі, то воно почне мимовільно розтріскуватися.

Механізм утворення деформацій і внутрішніх напружень у металі для конкретних зварних вузлів досить складний і не піддається розрахунку, навіть наближеному до реального результату, через вплив дуже багатьох нестабільних факторів. Це завдання з багатьма невідомими й мінливими у часі. Тому в розрахунках на міцність залежності зварних конструкцій від зовнішніх (робочих) навантажень величини зварювальних напружень у них не враховують, але проектують сполучення окремих елементів таким чином, щоб такі напруження звести до мінімуму.

  - Перетворення у твердому стані. Алотропічні перетворення

металів

Нагрівання або охолодження металу у твердому стані може викликати перехід одного виду кристалічної решітки в іншій відповідно до мінімуму вільної енергії, що відповідає тому або іншому розташуванню атомів (див. рис. 7). Такий перехід при нагріванні або охолодженні металу називають алотропічним або поліморфним перетворенням. Процеси алотропічних змін підкоряються законам кристалізації: для їхнього протікання потрібне перенагрівання або переохолодження, а зріст зерен нової фази (кристалів з іншими кристалічними гратами) підкоряється законам утворення й зросту зародків.

Вторинна кристалізація (перекристалізація) у твердому стані після кристалізації з рідкого стану змінює кристалічну будову – виникають і зростають нові зерна, з'являються нові межі зерен.

Характерною рисою перекристалізації у твердому стані при охолодженні є те, що вона може відбуватися при різних, навіть дуже великих, ступенях переохолодження. Тому вторинна кристалізація може бути дифузійною, пов'язаною з переміщенням атомів (при малих ступенях переохолодження), і бездифузійною (при великих ступенях переохолодження).

Зміна алотропічних форм у твердому стані властиво різним металам: залізу (α-Fe, γ-Fe, δ-Fe), марганцю (α-Mn, β-Mn, γ-Mn, δ-Mn), титану (α-Ti, β-Ti), кобальту (α-Cо, β-Со). До поліморфних металів відносяться також цирконій, олово, уран та ін. Форму, що відповідає більш низькій температурі, позначають звичайно α, а відповідні більш високим температурам – β, γ, δ.

Поліморфні перетворення, як при нагріванні, так і при охолодженні, мають велике значення, вони впливають на кристалічну структуру, зернистість, властивості металів і сплавів.

Процеси вторинної (у твердому стані) перекристалізації мають особливе значення для зварних швів. По-перше, при охолодженні після зварювання, якщо метал зварювальної ванни піддається вторинній кристалізації, порушується несприятлива будова у вигляді витягнутих стовпчастих кристалів, і виникає нова, більш дрібнозерниста структура, часто із дрібних рівновісних зерен. По-друге, перегріті при зварюванні плавленням або тиском зони основного металу можна знову зробити дрібнозернистими в результаті додаткового нагрівання з малим перенагріванням вище температури поліморфного перетворення та наступним охолодженням з тією або іншою швидкістю. По-третє, при зварюванні металів у твердому стані після забезпечення належного контакту й створення активних центрів при перекристалізації у твердому стані, що супроводжується утворенням і зростом нових зерен, відбувається їхнє проростання через колишню межу розділу й підвищення якості та властивостей зварного з'єднання. Не менш важливу роль відіграють і процеси дифузії, які істотно прискорюються, особливо при деяких видах поліморфних перетворень.

Такий ефект поліпшення властивостей зварного з'єднання при поліморфному перетворенні іноді використовують, піддаючи зварне з'єднання плавленням термічній обробці, а з'єднання при зварюванні тиском – багаторазовим циклічним нагріванням і охолодженням з переходом через температуру перетворення.

5  ДІАГРАМИ СТАНУ СПЛАВІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

У промисловості найчастіше застосовують не чисті метали, а сплави двох або декількох елементів на основі якого-небудь одного металу. Так, сталі – сплави на основі заліза – містять вуглець, марганець, кремній, а в спеціальних випадках – нікель, хром, молібден і інші елементи. Вміст заліза становить зазвичай більше 90 % і тільки в окремих сталей зі спеціальними властивостями – більше 60 %.

Велике значення мають сплави на основі алюмінію, що містять магній, мідь, цинк і інші елементи; сплави на основі міді з додаванням цинку, олову, алюмінію; сплави на основі титану, що містять залізо й ін.

Шляхом термообробки можна в широких межах змінювати фізичні й механічні властивості більшої частини промислових сплавів. Можливість зміни властивостей сплавів, їхня зварюваність, структура й властивості зварних з'єднань визначаються природою сплавів, їх будовою, фазовим станом і складом, змінами, що відбуваються при нагріванні й охолодженні, як у процесі термообробки, так і в процесі зварювання.

Як правило, елементи, що утворюють металевий сплав, у рідкому стані повністю взаємно розчинні, тобто утворюють однорідний матеріал з рівномірно розподіленими в об'ємі атомами елементів. Ряд металів, що не змішуються один з одним навіть у рідкому стані, не можуть утворювати сплави, які зварюються методом плавлення. При переході рідкого однорідного сплаву у твердий стан у ньому можуть відбуватися різні зміни, пов'язані з поліморфними перетвореннями основи сплаву, із взаємодією елементів, що становлять сплав.

Сплав двох або декількох елементів після переходу з рідкого стану у твердий може бути у вигляді твердих розчинів, механічної суміші фаз і хімічних сполук. Крім того, можуть існувати й проміжні стани, а також сполучення зазначених станів. Характер взаємодії елементів, що утворюють сплав, має велике значення для зварювання. Найкраще повинні зварюватися елементи, що дають безперервний ряд твердих розчинів, гірше – такі, що дають обмежені тверді розчини, ще гірше – що дають хімічні сполуки, і найгірше – не взаємодіючі.

Той або інший стан сплаву після твердіння залежить від взаємодії між атомами складових його компонентів. Прагнення до енергетично більш стійкого стану системи обумовлює форму взаємодії. Твердий розчин має певні відмінності від металу розчинника й розчиненого елемента.

Приклад необмеженої взаємної розчинності в рідкому й твердому станах двох металів А і Б поданий на рисунку 17. На діаграмі стану лінії, що обмежують ділянки існування різних фазових систем, характеризують умови (температуру, концентрацію) рівноваги між фазами.

У твердому розчині перехід від розчину Б у А до розчину А у Б відбувається при поступовій заміні у гратах А атомів А атомами Б без певного порядку місць заміщення.

Рисунок 17 - Діаграма стану сплавів металу А з металом Б

при їх необмеженій розчинності у рідкому й твердому станах

Такого роду взаємодія можлива для металів з аналогічними типами кристалічних грат і атомами близьких розмірів. Метали, що дають сплави такого типу з необмеженою розчинністю, повинні добре з'єднуватися різними видами зварювання. При зварюванні плавленням, будь то зварювання без присадкового матеріалу (рис. 17, IV) або дугове зварювання електродом, що плавиться (рис. 17, VI), зони плавлення й змішування металів, що зварюються, А та Б у рідкому стані являють собою досить однорідний розчин, може, із трохи більшою концентрацією оплавленого металу біля кромок. Після кристалізації зварний шов являє собою безперервний ряд твердих розчинів змінного складу. Розходження в складі перших кристалів і останніх порцій металу, що кристалізується, тобто мікрохімічна неоднорідність, збільшується зі зменшенням різниці між температурами плавлення металів, що зварюються, і збільшенням температурного інтервалу кристалізації (відстані між лініями ліквідуса й солідуса). Іншим буде будова шва при зварюванні тиском (рис. 17, V).

У зварних швах хімічна неоднорідність тим більша, чим більше розмір зварювальної ванни й чим менше швидкість кристалізації. При зварюванні тиском у твердому стані (див. рис. 17, V) метали, що мають необмежену взаємну розчинність, при наявності навіть самих невеликих елементів взаємодифузії повинні забезпечувати одержання однорідних твердих розчинів у ділянках, що примикають до звареного стику. У таких з'єднаннях метал має бути однофазним, що забезпечує високі властивості, хоча відповідно до правила Н.С.Курнакова при безперервному ряді твердих розчинів властивості сплавів повинні відрізнятися від властивостей утворюючих їх металів (рис. 18).

Рисунок 18 - Характер можливої зміни властивостей сплавів

елементів з різними типами діаграми стану

Для безперервного ряду твердих розчинів зміна властивостей повинна відбуватися плавно (рис. 18, I) за опуклою або ввігнутою кривими, без стрибків. При утворенні евтектик – плавно за прямою (рис. 18, II). Це важливо для зварних з'єднань, тому що поступова зміна властивостей більш сприятливо впливає на працездатність зварних з'єднань, чим стрибкоподібна, що має місце у випадку утворення в сплавах хімічної сполуки (рис. 18, III).

Несприятливо для зварних з'єднань металів з розглянутим типом діаграми стану відсутність алотропічних перетворень у твердому стані. Відсутність вторинної перекристалізації у твердому стані викликає збереження великих кристалітів, що утворяться при первинній кристалізації, у той час як перекристалізація у зв'язку з поліморфним перетворенням у твердому стані могла б призвести до подрібнення зерна й поліпшення властивостей.

Велике практичне значення мають сплави елементів, що утворюють рівноважні механічні суміші – евтектики при кристалізації з рідкого стану й евтектоїди – при вторинній кристалізації. При утворенні таких сумішей для формування зварних з'єднань важливо, чи утворять елементи (компоненти) суміші без обмежених твердих розчинів (рис. 19), або ж мають обмежену взаємну розчинність у твердому стані (рис. 20). При відсутності в компонентів обмеженої розчинності з'єднання, отримане зварюванням плавленням (рис.  19, III-V), має цілком рівномірну мікроструктуру з поступовим переходом від одного фазового стану (кристали металу А) до іншого (кристали металу Б).

У рідкій зварювальній ванні перебуває рівномірний твердий розчин компонентів А та Б, однак безперервне контактування рідкого розчину на одній кромці з компонентом А робить розплав поблизу цієї кромки збагаченим компонентом А, а в іншої кромки – компонентом Б.

Тому кристалізація металу біля кромок відповідає перетинам X-X у кромки А і Z-Z у кромки Б (див. рис. 19, I). При охолодженні сплаву Z до температури ліквідусу (рис. 16, II, точка а) почнеться випадання кристалів Б, що буде тривати до температури солідуса, якою буде температура евтектичного перетворення (точка г). При цій температурі залишок рідкого розплаву перетвориться на однорідну механічну суміш кристалів Б та А (евтектику), яка має склад, що відповідає проекції точки О на горизонтальну вісь. Аналогічно пройде кристалізація сплавів біля кромки металу A з тією лише різницею, що першими почнуть випадати  кристали металу А.

Таким чином, при зварюванні плавленням мікроструктура й фазовий стан металу будуть поступово переходити від кристалів одного металу з малою кількістю евтектики до кристалів іншого металу також з малою кількістю евтектики (див. рис. 19, V). Між цими зонами кількість евтектики буде поступово збільшуватися, і десь на проміжних ділянках повинна перебувати чисто евтектична зона. Оскільки в ділянках зварного шва, що примикають до кромок кожного з металів, що зварюються, кристалізується метал із переважною кількістю кристалів даного зварного металу, забезпечуються гарні умови для сплавлення основного металу й металу шва, а поступова зміна структури й фазового стану в межах металу шва забезпечує плавний перехід властивостей одного металу до властивостей іншого (див. рис. 19, II).

I - діаграма стану; II - крива охолодження;  III - кристалічна будова зварного з'єднання при зварюванні плавленням без присадкового матеріалу;

IV - те ж, із присадкою металу А;  V - те ж, із присадкою металу Б;

VI - зварне з'єднання, отримане зварюванням тиском

Рисунок 19 - Діаграма стану сплавів металів А і Б, що дають

у твердому стані евтектичні суміші

При даному типі діаграми стану металів, що зварюються, гарне сплавлення металу шва з основними металами обумовлюється тим, що на кромках кожного металу з розплаву надбудовуються зерна того ж металу, тобто має місце повна відповідність атомно-кристалічної будови, а у зв'язку із цим і створення належного зв'язку. Сприятлива також плавна зміна властивостей у межах зварного з'єднання. Утворення хімічної неоднорідності в такому зварному з'єднанні неминуче через різну хімічну природу металів А і Б. Градієнт хімічної неоднорідності (розходження в складі сусідніх ділянок) тим більше, чим більше величина концентраційного інтервалу між евтектичною точкою О і чистими металами (див. рис. 19, відрізки Од і Ог).

При зварюванні тиском у твердому стані утворення з'єднання пов'язане з певними обмеженнями. Відсутність рідкого розчину й кристалізації з виділенням на кромках однотипних кристалів, відсутність взаємної розчинності металів, що зварюються, у твердому стані виключають протікання дифузійних процесів на межі розділу. Можливість одержання зварного з'єднання в цьому випадку залежить від належного контакту чистих поверхонь, що зварюються, створення максимальної кількості активних центрів і відповідності атомно-кристалічної будови.

Для металів, що утворюють евтектичні суміші, але мають взаємну обмежену розчинність, механізм утворення зварного з'єднання помітно змінюється (рис. 20). При зварюванні плавленням у зварювальній ванні на кромках металів, що зварюються, з рідкого розплаву кристалізуються не чисті метали, а тверді розчини на основі відповідних металів. На кромці металу А будуть кристалізуватися кристали твердого α- розчину (Б в А), а на кромках металу Б  – кристали β-розчину (А в Б).

I - діаграма стану; II - елементарні осередки α і β - розчинів;

III - кристалічна будова зварного з'єднання при зварюванні плавленням без присадки;  IV - зварне з'єднання, одержуване зварюванням тиском;

V - те ж, із присадкою металу Б;  VI - те ж, із присадкою металу А

Рисунок 20 - Діаграма стану сплавів металів А та Б, що дають

у твердому стані евтектичні суміші й обмежені тверді розчини

Евтектична суміш у такій системі складається не із чистих металів А і Б, а із граничних фаз α- і β-розчинів. Для розчинів типу α, де гранична розчинність елемента Б у елементі А змінюється з температурою, характерна поява в кристалах α-часток також β-фази, що виділяється при охолодженні в інтервалі температур від максимальної розчинності Б в А до мінімальної у вигляді надлишкових вторинних кристалів (βВТ).

Ці кристали βВТ дрібніші, ніж первинні β-кристали, тому що утворюються при більш низькій температурі. Оскільки укрупнення їх може відбуватися тільки при тривалому перебуванні при підвищеній температурі, коли вони можуть зростати за рахунок дифузійного надходження до них атомів утворюючих компонентів, їхній розмір тим менше, чим менше час перебування при підвищеній температурі, тобто, чим більше швидкість охолодження. При дуже великій швидкості охолодження можна переохолодити до нормальної температури твердий α-розчин з максимальною концентрацією розчинних атомів Б. Але такий перенасичений твердий розчин нестійкий і може розкладатися згодом з виділенням дуже дрібних дисперсних часток βВТ - фази. При такому старінні сплаву дисперсні часточки вторинної фази, що виділяються,  перешкоджають руху дислокацій, що може сприяти зміцненню сплаву , а також підвищенню крихкості.

Таким чином, при зварюванні плавленням на кромках металів  А та Б, що зварюються, кристалізуються тверді α - і β-розчини. Атомна й кристалічна відповідність твердих розчинів металам, які зварюються, створює гарні умови для зв'язку металу шва з металами, що зварюється.

Для металів з розглянутим типом діаграми стану характерна також поява дифузійних зон на межі з'єднання. Утворення дифузійних зон пов'язане з тим, що в метал А у відповідності до наявності певної розчинності проникає (дифундує) деяка кількість атомів Б: або з α-розчину при зварюванні плавленням, або безпосередньо з металу Б при зварюванні тиском у твердому стані.

Наявність зон взаємодифузії поліпшує зв'язок у зварному з'єднанні, тому що при цьому відбувається більш плавна зміна властивостей.

Можливість навіть обмеженої взаємодифузії особливо важлива при зварюванні тиском у твердому стані, коли вона може стати додатковим фактором поліпшення властивостей зварних з'єднань. Несприятливим у зварних з'єднаннях розглянутого типу є ефект старіння в окремих ділянках як зварного шва, так і пов'язаною зі швом зони, де могли утворитися кристали  перенасиченого твердого  розчину.

Елементи А та Б, які при кристалізації утворюють хімічну сполуку АтБп, умовно позначену як нова речовина C, дають діаграми стану типу поданої на рисунку 21. Розходження між зазначеними системами полягає в тім, що у такому випадку нова хімічна речовина С утворює із металами А і Б евтектичні суміші без будь-якого розчинення однієї з речовин в іншій.

Хімічна сполука, що завжди складається з т атомів металу А і п атомів металу Б, і з цілком певними місцями цих атомів у кристалічних гратах, має свій тип кристалічних грат на відміну від упорядкованого твердого розчину з типом грат елемента А або Б. Властивості їх також різні.

І - діаграма стану; ІІ - кристалічна будова зварного з'єднання

при зварюванні плавленням без присадки;

ІІІ - те ж, із присадкою металу  А;

IV - зварне з’єднання, отримане зварюванням тиском

Рисунок 21 - Діаграма стану сплавів металів А і Б, що дають у твердому стані хімічну сполуку АтБп – С і евтектичні суміші без обмежених

твердих розчинів

Дуже часто хімічні сполуки двох м'яких, пластичних і в'язких металів виявляються твердими й крихкими (наприклад, сполуки заліза з алюмінієм). У зв'язку із цим особливо важливо враховувати можливість утворення хімічних сполук у зварних з'єднаннях.

Серед систем, що дають хімічні сполуки, для зварювання найбільш сприятливі системи з обмеженими твердими розчинами, які забезпечують одержання на межі з'єднання перехідних зон твердих розчинів.

  - Вторинні перетворення у сплавах і їхня роль для  зварних

з'єднань. Алотропічні перетворення у сплавах

Крім первинних перетворень, у сплавах часто спостерігаються вторинні перетворення, які відбуваються вже в затверділому цілком стані при охолодженні або нагріванні. Ці перетворення мають велике значення в практиці, тому що обумовлюють можливість застосування до сплавів різного  виду термічної обробки.

Найпростішим видом вторинного перетворення в сплавах є алотропічні (або поліморфні) перетворення, аналогічні перетворенням у чистих металах (див. п. 4.4). Поряд з ними можуть бути перетворення й іншого виду, які, звичайно, повинні виражатися на діаграмі стану відповідними лініями.

У сплавах алотропічні перетворення можуть відбуватися в наступних випадках.

1	Алотропічне перетворення може стосуватися твердого розчину, і останній з одних кристалічних грат буде переходити в інші. Цей перехід у твердому розчині може відбуватися з деякою зміною концентрації, подібно тому, як при утворенні твердого розчину з рідкого відбувається зміна концентрації. Тому алотропічне перетворення на діаграмі виражається двома лініями, зовсім подібними до ліній утворення твердого розчину з рідини. Залежно від того, де закінчується це перетворення на діаграмах, лінії алотропічного перетворення твердого розчину можуть мати такий вид, як на рисунку 22, I. Твердий розчин β, отриманий з рідини Ж, переходить у свою модифікацію α   за лініями, розташованими по-різному на діаграмах. Поліморфне перетворення обумовило одержання в певному інтервалі концентрацій і температур двофазної твердої ділянки α + β та ділянки  α обмежених твердих розчинів Б у А.

Рисунок 22 - Діаграми стану сплавів з поліморфним

перетворенням у твердому стані

2	Інший випадок, коли алотропічні перетворення потерпають  обидва компоненти (А та Б – рис. 22, II).

У наведеному випадку компоненти при переході з рідкого стану у твердий дають необмежені тверді γ-розчини,  при подальшому охолодженні компонент А потерпає поліморфне перетворення γ→α, а компонент Б – перетворення γ→β. Нові алотропічні форми елементів дають евтектику ЕТ – механічну суміш, що утвориться при вторинній кристалізації, і обмежені тверді α-розчини (Б в А) і β-розчини (А в Б).

При зварюванні плавленням у кромок, як з боку шва, так і з боку металів А і Б, будуть розташовуватися, відповідно, кристали обмежених твердих α- і β-розчинів, з яких при зниженні температури виділяються, відповідно, кристали β третинного й α третинного. Між зонами твердих розчинів α і β буде перебувати зона кристалів евтектоїда (рис. 22, ІІІ).

Будова металу зварного шва може істотно змінитися, якщо сплави, що утворяться у зварювальній ванні, потерпають поліморфні перетворення. При цьому зміни структури шва будуть відповідати перекристалізації у твердому стані за діаграмами різного типу.

5.2	Розпад твердого розчину

Наступними практично важливими видами перетворення у твердих сплавах є повний і частковий розпад твердого розчину.

При повному розпаді твердого розчину утворюються нові фази, при частковому - виділяється із твердого розчину або розчиняється в ньому інша фаза. При цих перетвореннях міняється структура сплавів, а отже, і їхні властивості (див. рис. 20).

Відмінна риса зварного з'єднання металів з поліморфним перетворенням у твердому стані – одержання вторинних дрібних зерен у межах великих первинних кристалітів, що утворилися при переході з рідкого стану у твердий (при первинній кристалізації). Міцність і в'язкість завдяки цьому поліпшуються, відбувається плавна зміна властивостей металу шва відповідно до характеру фаз, що утворилися (див. рис. 20).

На практиці часто доводиться мати справу зі зварюванням не тільки чистих металів, але й сплавів. У зварних з'єднаннях сплавів можуть існувати тверді розчини декількох компонентів, евтектичні або евтектоідні суміші й хімічні сполуки.

5.3	Діаграми стану потрійних систем

У системі, що складається із трьох компонентів, на відміну від двокомпонентних, додається ще одна незалежна змінна – концентрація третього компонента, тому діаграма стану повинна будуватися в трьох координатах, тобто у просторі. Тут звичайно значення процентних вмістів (концентрації компонентів) наносяться на горизонтальні площини, а значення температур – на вертикальні. Основою такої просторової фігури є рівносторонній (правильний) трикутник, за яким визначають значення концентрацій всіх трьох компонентів у будь-якому сплаві системи. Такий трикутник – основа діаграми станів потрійної системи – називається концентраційним (рис. 23).

Метод відліку складу сплаву по концентраційному трикутнику полягає в наступному.

1	Через дану точку М усередині трикутника А-В-С проводять прямі, паралельні його сторонам. Відрізки на сторонах трикутника, укладені між вершиною й точкою перетинання прямої, проведеної паралельно стороні трикутника, визначають кількість того компонента, вершина якого протилежна стороні, паралельно якій проведена пряма. При такому методі відліку необхідно стежити, щоб концентрація компонентів відкладалася в одному напрямку (наприклад, проти годинникової стрілки – див. рис. 23, а).

Рисунок  23 - Концентраційні трикутники потрійної системи А-В-С

2	Інший спосіб. Вершини трикутника відповідають чистим компонентам А, В і С. На сторонах трикутника будуть перебувати відповідні подвійні системи А - В, В - С та С - А, а всі потрійні сплави (що складаються із трьох компонентів) будуть знаходитися усередині трикутника, тобто кожна точка в ньому буде відповідати потрійному сплаву певного складу, і ця сполука, тобто концентрація компонентів у сплаві, визначиться за довжиною перпендикулярів, опущених на сторони трикутника із точки, що відповідає складу взятого сплаву. Підстава: у рівносторонньому трикутнику сума всіх перпендикулярів, опущених з будь-якої точки на сторони трикутника, дорівнює його висоті. Таким чином, якщо висоту трикутника розділити на 100 частин відповідно 100 % кожного компонента, а довжини кожного з перпендикулярів у тих же одиницях вважати пропорційними процентному вмісту компонентів у сплаві, то ці довжини й будуть визначати концентрацію кожного з компонентів у сплаві, тобто дадуть його повний склад. Який перпендикуляр якому компоненту відповідає, можна визначити за фігурою: адже кожна висота трикутника – це перпендикуляр, що визначає 100 % компонента, розташованого у відповідній вершині; тому всі перпендикуляри, паралельні даній висоті, є ніби частиною цієї висоти й визначають відсоток того самого компонента, 100 % якого визначаються відповідною висотою трикутника.

Отже, склад сплаву, що відповідає будь-якій точці трикутника, визначається довжиною перпендикулярів, опущених із цієї точки на сторони трикутника, і кожний перпендикуляр відповідає процентному вмісту того компонента, що визначається висотою, паралельною даному перпендикулярові (див. рис. 23, б).

Потрійні діаграми будуються експериментальним шляхом. Для цього, так само, як і у випадку подвійних сплавів, визначають критичні температури побудовою кривих охолодження або нагрівання й наносять на лінію даного сплаву, тобто на перпендикуляр до площини в точці даного сплаву. При з'єднанні точок ліквідусу виходить поверхня ліквідус, а при з'єднанні точок солідусу вийде поверхня солідус. Вид потрійної діаграми стану залежить від того, які фази утворяться в результаті взаємодії елементів у сплаві. Вивчення їх складне. Розглянемо найбільш прості випадки (рис. 24, 25).

Рисунок 24 - Діаграма стану потрійних сплавів з необмеженої

розчинністю компонентів у рідкому й твердому станах (а)

і крива охолодження сплаву 1 (б)

Рисунок 25 – Діаграма стану трикомпонентної системи.

Поверхня А/В/З/ – поверхня ліквідус, увігнута – поверхня солідус.

Для вивчення таких діаграм користуються проекціями ізотермічних перетинів, які вказують для будь-якого сплаву температуру плавлення, або розгорненням діаграм (рис. 26).

Рисунок 26 - Діаграма стану трикомпонентної системи.

# 6  ЗАЛІЗО І ЙОГО СПЛАВИ

Основні сплави заліза – сталь і чавун, найпоширеніші матеріали в промисловості. Це сплави заліза з вуглецем, іноді для додання цим сплавам спеціальних властивостей при виплавці додають елементи, які називаються легуючими, а сплави тоді називаються легованими. Основу розуміння цих сплавів становить залізовуглецева система.

# 6.1 Властивості заліза і вуглецю як компонентів

# залізовуглецевих сплавів

Залізо посідає 26 місце в періодичній таблиці елементів, це сріблисто-білий метал. Температура плавлення 15390С, щільність 7,68г/см3. Залізо – поліморфний метал, існує в різних кристалічних формах. При температурах нижче 9110С залізо має кристалічні грати ОЦК. Цю форму позначають . У діапазоні температур 911...1401 0С залізо має кристалічні грати ГЦК. Цю кристалічну форму позначають γ, і в діапазоні від 1401 0С до плавлення залізо знову має грати ОЦК. Цю форму називають високотемпературною модифікацією і позначають δ.

З вуглецем залізо взаємодіє, утворюючи тверді розчини впровадження, при цьому -Fe розчиняє вуглецю дуже мало, а саме – при кімнатній температурі розчинність вуглецю в -Fe становить до 0,0025%, а при 7270С – 0,025%. Твердий розчин вуглецю в -Fe називається феритом. За своїми властивостями ферит нагадує чисте залізо – це м'яка й пластична фаза. Ферит має наступні механічні властивості: в=250 МПа, т =120 МПа, =50%, =80%, НВ 90.

У γ-Fе розчиняється значно більше вуглецю: максимальна розчинність спостерігається при 1147 0С і становить 2,14% С. Твердий розчин впровадження вуглецю в -Fe називається аустенітом. Аустеніт – м'яка й пластична фаза.

У  -Fe  розчиняється до 0,1 % С при температурі 1499 0С. Ця фаза нагадує ферит і називається  - твердим розчином.

У залізовуглецевих сплавах вуглець може перебувати у двох формах – у формі графіту, тобто у вільному стані, і у вигляді хімічної сполуки із залізом – карбіду заліза.

Графіт має гексагональні кристалічні грати з відносно великою відстанню між площинами, тому лусочки графіту легко сколюються, твердість графіту близько 3 НВ, він має практично нульову міцність.

Карбід заліза – Fe3C називається цементитом. У цементиті міститься 6,67 % С. Цементит має складні ромбічні грати й температуру плавлення близько 16000С. До 2100С цементит феромагнітний, має високу твердість (HV 1000), але малу пластичність, руйнується крихко. Цементит – фаза метастабільна і при високих температурах може розкладатися з утворенням графіту – стабільної фази.

# 6.2  Діаграма стану «залізо - цементит»

Ця діаграма (рис. 27) описує метастабільну рівновагу.

Координати критичних точок наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Координати точок

| Позначення точок | А | В | С | D | N | # J | Н | E | F | G | # Р | S | К | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°C | 1539 | 1499 | 1147 | 1500 | 1401 | 1499 | 1499 | 1147 | 1147 | 911 | 727 | 727 | 727 | 600 |
| %С | 0 | 0,5 | 4,3 | 6,67 | - | 0,16 | 0,1 | 2,14 | 6,67 | - | 0,025 | 0,8 | 6,67 | 0,0025 |

Рисунок 27 - Діаграма стану «залізо - цементит»

49

Пояснення до діаграми стану «залізо-цементит»

Фази системи:

Ж – рідина, розплав заліза з вуглецем;

А – аустеніт – твердий розчин вуглецю в γ-Fe;

Ф – ферит – твердий розчин вуглецю в α-Fe;

Ц – цементит – хімічна сполука Fе3С;

Фδ– ферит твердий розчин вуглецю в δ-Fe;

П – перліт – евтектоїдна механічна суміш фериту і цементиту;

Л – ледебурит – евтектична суміш аустеніту і цементиту (вище лінії PSK) або перліту з цементитом (нижче лінії PSK).

Перетворення, що відбуваються в сплавах при постійних температурах:

1  На лінії НIB при температурі 14990С.

Це перетворення відбувається у сплавах, що містять від 0,1 до 0,5% С.

Наприклад, сплав, що містить 0,16% С (I), починає кристалізуватися з утворенням кристалів δ-твердого розчину, і при температурі 1499°С буде мати місце перетворення

δН      +    ЖВ          →  АI

0,1%С       0,5%С      0,16%С.

Число степенів вільності С = К-Ф+1=2–3+1=0. Температура постійна. Таке перетворення називається перитектичним – коли із двох фаз при постійній температурі утворюється одна нова фаза, у цьому випадку – аустеніт.

2  На лінії ECF, температура 1147 0С.

Це перетворення мають всі сплави, що містять від 2,14 % С (точка Е) до 6,67 % С (точка F).

Розглянемо сплав, що містить 4,3 % С (точка С). Вище 11470С сплав перебуває в рідкому стані. При температурі трохи нижче 11470С відбувається перетворення

ЖС       →            АЕ       +       ЦF

4,3% С             2,14% С         6,67% С.

Число степенів вільності С = К-Ф+1=2–3+1=0. Температура постійна. Таке перетворення називається евтектичним. У цьому випадку евтектика являє собою механічну суміш аустеніту й цементиту.

Евтектична суміш аустеніту й цементиту називається ледебуритом. Застосовуючи правило відрізків, можна показати, що ледебурит, як структура, наполовину складається з крихкого цементиту, тому ледебурит твердий (до 500 НВ), крихкий, і сплави з такою структурою неможливо обробляти тиском. Такі сплави називаються чавунами. До чавунів відносяться всі сплави в діапазоні концентрації вуглецю від 2,14% (точка Е) до 6,67% (точка F), у структурі містять евтектику-ледебурит. За структурою чавуни поділяють на евтектичні (4,3% С), доевтектичні (2,14...4,3% С) і заевтектичні (4,3...6,67% С). Відповідно, сплави, що містять менш 2,14% С (сплави ліворуч від точки Е), кристалізуються з утворенням аустеніту – м'якої пластичної фази. Такі сплави добре обробляються тиском і називаються сталями. Отже, точка Е (2,14%С), що характеризує граничний вміст вуглецю в аустеніті, поділяє залізовуглецеві сплави на дві групи:

сталі – містять менш 2,14% С

чавуни – містять більше 2,14% С.

3  На лінії PSK, температура 727 0С. Це перетворення мають і сталі, і чавуни (від точки Р до точки С, тобто від 0,025% С до 6,67% С).

Розглянемо сталь, що містить 0,8%С. Вище температури 7270С (наприклад, 8000С) сталь складається з аустеніту, і при охолодженні аустеніт збережеться до 7270С. Нижче цієї температури повинне пройти перетворення

АS        →           ФP        +         ЦK

0,8%C              0,025%C         6,67%C.

Число степенів вільності С = К-Ф+1=2–3+1=0, тобто температура постійна, з однієї фази утворяться дві нові. Але тому, що всі фази перебувають у твердому стані, таке перетворення називають евтектоїдним.

Евтектоїдна механічна суміш фериту й цементиту називається перлітом.

Сталь, що містить 0,8% С, називається евтектоїдною, сталь, що містить менше 0,8% С – доевтектоїдною, і сталь, що містить більше 0,8% С – заевтектоїдною. Вони відрізняються за структурою. Структура евтектоїдної  сталі складається з надлишкового фериту, що розташовується по межах зерен перліту із пластинчастою будовою зерен. Структура заевтектоїдних сталей складається з надлишкового цементиту, що у вигляді сітки розташовується по межах зерен пластинчастого перліту.

6.3  Позначення критичних точок сталей

Критичними називають температури фазових перетворень. Вони являють собою точки, сукупність яких створює лінії діаграми стану. Критичні точки мають велике практичне значення, тому що визначають температури перетворень конкретних сплавів (сталей), і наводяться в довідниках. Усі критичні точки позначають буквою «А» з додаванням числового індексу, що характеризує перетворення. Але точки на діаграмі описують рівновагу, перетворення протікають при нагріванні вище цієї точки (рівноважної), перетворення при охолодженні протікають при більш низькій температурі, чим рівноважна. Для відмінності точок перетворень при нагріванні або охолодженні до букви «А»  додають індекс «с» при нагріванні та індекс «r» при охолодженні.

Позначення критичних точок наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Критичні точки

| Точки ліній діаграми стану | Позначення критичних точок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рівноважне | При нагріванні | При охолодженні |
| PSK | A1 | Aс1 | Ar1 |
| MO | A2 | Aс2 | Ar2 |
| GS | A3 | Aс3 | Ar3 |
| ES | Aсm | Acm | - |
| NI | A4 | Aс4 | Ar4 |

7    ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕРМООБРОБКИ

7.1	Сутність і технологія термообробки

Термічною обробкою (термообробкою) називається технологічний спосіб закономірної зміни властивостей на основі зміни мікроструктури сплавів. Будь-який вид термообробки складається із трьох основних етапів (нагрівання, витримки, охолодження), кожний з яких контролюється двома параметрами: температурою й часом. Тому технологію термообробки доцільно представляти у вигляді графіка в координатах «температура у градусах Цельсія – час в годинах». На рисунку 28 наведений такий графік, що описує технологію термообробки.

Рисунок 28 - Графік режиму термічної обробки

Для розробки такої технології повинні бути зазначені конкретні числові значення температури нагрівання tН, часу нагрівання, часу витримки й часу охолодження, тобто τ/, τ//, τ///. Ці параметри вибираються за цілком певними законами, які визначаються на основі теоретичних і практичних передумов, що становлять теорію термообробки.

  - Перетворення в сталях при нагріванні

Уяву про перетворення при нагріванні можна одержати на основі аналізу діаграми стану «залізо – цементит». З діаграми (див. рис. 27) видно, що доєвтектоідні сталі з вихідною структурою, що складається з фериту й перліту, до температури А1 не мають ніяких перетворень, тому таке нагрівання з погляду зміни властивостей не має змісту. Вище А1 структура, що складається з фериту й перліту, перетерплює перетворення зі збереженням того ж фериту, але замість перліту – утвориться аустеніт. Цей процес переходу Ф+П → Ф+А триває до температури А3. Вище А3 утвориться повністю аустеніт. Цей процес називається аустенітизацією. При нагріванні евтектоідної сталі вихідна структура перліту вище А1 переходить в аустеніт відразу. При нагріванні заевтектоідних сталей з вихідною структурою цементит і перліт спочатку вище А1 структура переходить у суміш цементиту й аустеніту і тільки вище Аcm повністю переходить в аустеніт.

Таким чином, основна мета нагрівання при термообробці – аустенітизація. Механізм утворення аустеніту носить кристалізаційний характер і складається з зародження центрів γ-фази та їхнього подальшого зросту. Центри утворяться на межі розподілу «ферит – цементит» на базі фазових флуктуацій.

Після зникнення фериту й цементиту і, природно, меж між ними, спостерігається тільки зріст зерен аустеніту без виникнення нових зародків. Аустеніт, що утворився, неоднорідний за вмістом вуглецю. У ділянках, що прилягали до колишнього цементиту, вміст вуглецю значно вище, ніж у ділянках, що прилягали до фериту. Під впливом цього перепаду концентрації відбувається дифузія атомів вуглецю, у результаті чого настає стабілізація аустеніту. Отже, зріст ділянок аустеніту відбувається внаслідок перетворення α → γ  і дифузії вуглецю. Процес завершується повною аустенітизацією.

У процесі аустенітизації відбувається не тільки гомогенізація цієї фази, але й зміна зерна. У момент утворення, тобто при переході через точку А1, утвориться аустеніт з великої кількості центрів, виходить багато зерен, тобто аустеніт дрібнозернистий. Зерно аустеніту в момент утворення називається початковим, і воно завжди дрібне.

При переході через А1 зерна різних сталей поводяться по-різному. В одних сталей зерно аустеніту починає інтенсивно зростати відразу ж вище А1. Такі сталі називаються спадково грубозернистими. В інших сталей початкове зерно при подальшому нагріванні зберігається дрібним до 9300С, і тільки після цієї температури починається інтенсивне зростання зерна. Такі сталі називаються спадково дрібнозернистими. Спадковість є технологічною властивістю сталі. Це поняття не можна змішувати з дійсним зерном, яким є зерно, отримане в результаті нагрівання при даній термообробці. Розмір дійсного зерна, що визначає кінцеві властивості сталі, обумовлений температурою нагрівання, тривалістю витримки при ній і схильністю даної сталі до зросту зерна при нагріванні.

Спадкова зернистість визначається для кожної сталі спеціальними методами, сутність яких полягає в нагріванні до температури 9300 С, витримці 8 годин з наступним охолодженням. Далі визначається величина зерна під мікроскопом при збільшенні х100. Спостережувана структура порівнюється з величиною зерна стандартної (еталонної) шкали у балах.  Порівнянням оцінюється бал зерна. Якщо дана сталь має зерно 1...5 балів, то вважається, що сталь спадково грубозерниста, якщо зерно 6...15 балів – дрібнозерниста.

7.3	Перетворення в сталях при охолодженні

Якщо сталь зі структурою аустеніту, отриманою в результаті нагрівання вище точки Ас3 (для доєвтектоідною сталі), вище Аcm (для заевтектоідної) або вище Ас1 (для евтектоідної), охолодити нижче точки А1, то почнеться перетворення аустеніту за реакцією: А → Ф+Ц.

Вихідна фаза – аустеніт є γ-Fе, у якому вуглецю стільки, скільки було у вихідній сталі. У результаті перетворення утворяться дві нові фази. Ферит – це α-Fе, що майже не містить вуглецю, і цементит Fе3С, що містить його 6,67 %. Отже, повинен відбутися дифузійний перерозподіл вуглецю і поліморфне γ → α перетворення. Перший елементарний процес (дифузія) зі зниженням температури розпаду аустеніту знижується й при температурах порядку 200...2200 С (позначимо цю температуру МН) взагалі зникає. Другий процес (перетворення γ → α) прискорюється зі зниженням температури, тому що збільшується різниця термодинамічних потенціалів γ-Fе й α -Fе, що повинно прискорювати розпад аустеніту зі збільшенням переохолодження. У такий спосіб виникає складний вплив ступеня переохолодження на швидкість розпаду аустеніту нижче А1, а саме, спочатку процес повинен прискорюватися, тому що дифузія ‘‘не заважає’’, а далі процес повинен уповільнюватися через зниження швидкості дифузії. Різна швидкість розпаду аустеніту при різних температурах нижче А1 призводить і до різних механізмів розпаду переохолодженого аустеніту. Ці складні процеси описуються діаграмами, які будують експериментально, але які служать для теоретичного аналізу процесів структуроутворення при температурах нижче А1. Ці графіки називаються діаграмами ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту. Типова така діаграма, побудована для сталі, що містить 0,8 % С, наведена на рисунку 29.

Уведемо позначення:

А1 – температура критичної точки. Вище цієї температури в евтектоїдній сталі існує стійкий аустеніт.

200

1

Перліт

Сорбіт

Тростіт

Бейніт верхній

Бейніт нижній

А1

Перлітне перетворення

HB

Аустеніт  (стійкий)

Мартенсит і аустеніт

300

400

500

600

700

0

-100

100

0

350

250

150

200

400

600

Мартенсит і аустеніт (залишковий)

Мартенситне перетворення

Промежуточное превращение

Конец

превращения

Начало

превращения

lg τ

Рисунок 29 - Діаграма ізотермічного розпаду аустеніту

евтектоїдної сталі

Нижче цієї температури починається розпад аустеніту, але досвід показує, що будучи охолодженим нижче А1, аустеніт починає розпадатися не відразу, а протягом часу. Від осі ординат до точок лінії початку перетворення  (у вигляді букви «С») існує метастабільний аустеніт, тобто лінія початку перетворення – це початок дифузійного розпаду аустеніту. Процес цей триває до лінії кінця перетворення (теж нагадує букву «С»), тобто праворуч від лінії кінця перетворення існують продукти розпаду аустеніту. Які це продукти? Досвід показує: якщо аустеніт розпадається в діапазоні температур А1…6500С, то утвориться пластинчаста суміш фериту й цементиту з товщиною пластин у межах 0,6...1,0 мкм, із твердістю 180...250 НВ. Таку структуру називають перлітом (П). Якщо розпад аустеніту протікає в діапазоні температур 650...6000С, утвориться більш дисперсна суміш пластин фериту й цементиту з товщиною пластини 0,25...0,30 мкм, із твердістю 250...350 НВ. Таку структуру називають сорбітом (С). Нарешті, якщо розпад аустеніту протікає в діапазоні температур 650...5500С (t*), то утвориться ще більш тонка пластинчаста суміш фериту й цементиту, товщина пластин якої  0,1...0,15 мкм, із твердістю 350...450 НВ. Таку структуру називають троститом (Т). Отже, П, С, Т – структури однієї фізичної природи, являють собою механічну суміш фериту й цементиту, відрізняються дисперсністю. Чим нижче температура утворення структури, тим вище її дисперсність, вище твердість і міцність сталі. Діапазон утворення П, С, Т (від А1 до t*) називають перлітним перетворенням. Це перетворення підкоряється основним законам кристалізаційного процесу.

Якщо розпад аустеніту відбувається в діапазоні температур t* (5500С)…МН (2200С), то перетворення протікає в умовах утрудненої дифузії. Утвориться особлива структура, що одержала назву бейніт, а саме перетворення називається бейнітним (проміжним). Бейніт – це структура, що складається з α- розчину пір'ястої форми з підвищеним вмістом вуглецю і дрібних часток цементиту. Сталь з бейнітною структурою має твердість у межах 450...550 НВ, високий рівень міцності при помірній пластичності й в'язкості. Це пояснюється підвищеним вмістом вуглецю і великою щільністю дислокацій у бейнітній α -фазі, а також утворенням дисперсних карбідів, розташованих у кристалах цієї фази.

Якщо розпад аустеніту відбувається при ще більш низьких температурах, коли дифузія стає неможливою (нижче точки МН, див. рис. 29), виникає особливе перетворення, назване мартенситним. Мартенситне перетворення – бездифузійне, утворюється особлива структура – мартенсит.

Мартенсит – пересичений твердий розчин вуглецю в а-Fе. Його характерні властивості: висока твердість (до 650НВ), крихкість, має тетрагональну кристалічну решітку (кубічна α-решітка «витягнута» уздовж однієї грані, тобто c > а), голчасту форму кристалів. Чим вище вміст вуглецю, тим вище твердість мартенситу. Мартенситне перетворення має наступні особливості:

1)	перетворення бездифузійне;

2)	ізотермічно у вуглецевих сталях не відбувається;

3)	велика швидкість росту кристала (близько 1 км/с);

4)	протікає в діапазоні температур: має температуру початку й кінця перетворення, положення яких залежить від вмісту вуглецю й ін. легуючих елементів;

5)	не йде до кінця: поряд з мартенситом завжди є аустеніт, що не розпався, він називається залишковим.

7.4	Перетворення аустеніту при безперервному охолодженні.

Критична швидкість гартування

Для оцінки цих процесів необхідно сполучити криві, що характеризують швидкість безперервного охолодження з лініями діаграми ізотермічного розпаду аустеніту. Точки перетинання ліній швидкості охолодження з лініями діаграми характеризують температури (ордината точки) і час (абсциса точки) розпаду аустеніту. З аналізу витікає, що зі збільшенням швидкості безперервного охолодження температура розпаду аустеніту знижується (порівняти точки 1/, 1// і 1/// – точки початку розпаду, точки 2/, 2// і 2/// – точки кінця розпаду). Це приводить до збільшення дисперсності структур. Так, при охолодженні з  малою швидкістю V1, утвориться перліт, при швидкості V2  –  сорбіт, при швидкості  V3  – тростит (на даній схемі, рис. 30).

Рисунок 30 - Схема накладення ліній охолодження на діаграму

ізотермічного розпаду аустеніту

При охолодженні з деякою швидкістю Vкр (V4 на рис. 30) дифузійні перетворення взагалі придушуються, про що свідчить той факт, що криві швидкостей охолодження не перетинають ліній дифузійного розпаду (як лінії 1 і 2 на схемі рис. 30). Швидкість охолодження Vкр перетинає лінію початку мартенситного перетворення, і при такій швидкості утвориться мартенсит. Цю швидкість називають критичною швидкістю гартування. Вона виражається лінією, дотичною до кривої початку дифузійного розпаду аустеніту в зоні його мінімальної стійкості. У першому наближенні, град/с,

Vкр= tн−tτ,

де  tн – температура нагрівання, 0С;

t* – температура мінімальної стійкості аустеніту, 0С;

τ * – інкубаційний період у зоні мінімальної стійкості аустеніту, с.

7.5	Перетворення мартенситу і залишкового аустеніту

при нагріванні (відпуску) сталі

Після мартенситного перетворення (гартування) сталь складається з мартенситу й залишкового аустеніту. Обидві ці структурні складові нестійкі: мартенсит – тому що в гратах α -фази утримується підвищена кількість вуглецю, а залишковий аустеніт нестійкий при низьких температурах, тому що γ-Fе може існувати в стійкому стані тільки при температурах вище А1. При відносно низьких температурах у сталях з мартенситно-аустенітною структурою перетворень немає через малу рухливість атомів. Нагрівання повинно викликати розпад мартенситу й перетворення γ → α. Але ці процеси «розтягуються» на  досить великий інтервал. Залежно від основного змісту перетворень весь температурний інтервал нагрівання від +20 0С до А1 заведено поділяти на 4 періоди (або 4 перетворення при відпуску).

Головний зміст першого перетворення – виділення вуглецю з мартенситу. Цей період розтягується на діапазон 100...350 0С. Причому процес проходить двома стадіями. На першій стадії (100...150 0С) вуглець, що виділяється, охоплює тільки окремі кристали мартенситу, і утворюється так званий ε-карбід, який, по-перше, має склад, що відрізняється від цементиту, і, по-друге, утворюється у вигляді плоских дисків, сполучених з мартенситом. Такий розпад називається двофазним. На другій стадії (150…3500С) у розпад утягується весь мартенсит, він збіднюється вуглецем до межі, близької до рівноважної. У підсумку утвориться структура, що складається з дрібнодисперсного (у вигляді дисків) ε-карбіду й α- фази з підвищеним вмістом вуглецю. Структуру, що виходить, називають відпущеним мартенситом. Такий мартенсит має меншу щільність дислокацій і меншу тетрагональність, чим мартенсит загартування.

Друге перетворення поширюється на діапазон температур 200...300 0С. Його головний зміст – перетворення залишкового аустеніту. При цьому утвориться структура мартенситу й часток карбідів, стійких при цих температурах, тобто відпущений мартенсит.

Третє перетворення розвивається при температурах 350...450 0С. Головний зміст перетворення – зняття внутрішніх напружень і карбідне перетворення ε-карбід → цементит. Одночасно із цим відбувається подальше вдосконалення а-фази, її полігонізація й зняття макро- і мікронапружень. Структура, що утвориться після такого нагрівання, називається троститом відпуску. Характерна риса цієї структури – забезпечення  найбільш високих пружних властивостей сталі.

Четверте перетворення при нагріванні розвивається в діапазоні температур 450…5500С. При цих температурах відбувається коагуляція карбідів за рахунок розчинення дрібних і зросту більших, але кулястої форми; відбувається повне збідніння α-фази вуглецем і її повна полігонізація. Структуру. що утворилася, називають сорбітом відпуску. Характерна риса цієї структури - забезпечення сталі найбільш високим сполученням міцності, в'язкості й пластичності.

При температурах, близьких до А1, утвориться груба ферито-карбідна структура з діаметром карбідних часток близько 3 мкм. Таку структуру називають зернистим перлітом.

8  СТРУКТУРНІ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

У СТАЛЯХ ПРИ ЗВАРЮВАННІ

Зварювання сталей, які є, по суті, сплавами заліза з вуглецем, пов'язане з нагріванням і охолодженням металу. Саме процеси нагрівання й охолодження визначають особливості протікання структурно-фазових перетворень, відповідальних за механічні, технологічні й службові властивості сталей і їх зварних з'єднань. Уміння цілеспрямовано впливати на структуру дає знання закономірностей її утворення, у т.ч. відповідно до діаграми стану залізовуглецевих сплавів. Діаграма стабільного стану системи Fe – C і відповідна їй будова зони термічного впливу зварного з'єднання показані на рисунку 31.

Розглянемо умови перетворення фаз на прикладі охолодження з рідкого стану сплаву концентрації К, що містить вуглецю менш 0,1%. Первинна кристалізація сплаву починається в точці 1 (рис. 31, б) з виділенням кристалів δ-Fe. У процесі кристалізації концентрації рідини й твердої фази будуть змінюватися за лінією ліквідусу АВ і солідуса АН, відповідно. В інтервалі точок 2-3 рідка фаза відсутня, тому що сплав закристалізується повністю у твердий розчин δ- Fe. При охолодженні нижче точки 3 починається поліморфне перетворенняδ-Fe →γ-Fe, причому концентрація цих фаз змінюється відповідно до положення ліній HN і IN. В інтервалі точок 4-5 структура повністю аустенітна, а в інтервалі точок 5-6 (міжкритичному) сплав складається з α-Fe і γ-Fe. Конкретний вміст вуглецю у фериті двофазної ділянки залежить від температури нагрівання в α + γ-ділянки.

Будова зони термічного впливу. Розглянуті дані дозволяють схематично зобразити будову зварних з'єднань у відповідності до діаграми стану й максимальної температури, що досягається в окремих точках зони термічного впливу (ЗТВ). Довжина окремих ділянок зростає зі зменшенням градієнта розподілу максимальних температур нагрівання (див. рис. 31). Залежить вона від складу сталі й, насамперед, від кількості вуглецю.

Ділянка I – метал шва. Ділянки II, III, IV, наближені до лінії сплавлення, утворяться у зварних з'єднаннях сталей, що перетерплюють перитектичну реакцію, а це характерно для низьковуглецевих сталей з вмістом вуглецю до 0,5%.

Рисунок 31 - Розподіл максимальних температур (а),

що визначають будову ЗТВ зварного з'єднання (в)

відповідно до діаграми стану системи Fe - C

Характерним для цих ділянок ЗТВ є утворення високотемпературної хімічної мікронеоднорідності, наслідком якої може бути істотне зниження технологічних і службових властивостей зварних з'єднань.

У загальному випадку в зоні сплавлення, так само як і в металі шва, виникають межі двох типів – первинні й вторинні. Вважається, що первинні межі утворяться в ЗТВ у лінії сплавлення внаслідок утворення й кристалізації рідкої фази. Середній рівень ліквації на первинних межах досягає за: Si 140…150%, Mo 140%,  Cr 125…130% і C 150%. У процесі високотемпературного нагрівання підплавлюються окремі ділянки структури, у першу чергу межі зерен аустеніту, ділянки сегрегації легуючих елементів, неметалічні включення, зокрема сульфіди, що мають відносно низьку температуру плавлення. При охолодженні розплавлені ділянки ЗТВ кристалізуються, утворюючи первинні межі, а при подальшому охолодженні утворяться вторинні межі.

Вважається, що фактором, який сприяє утворенню високотемпературної хімічної мікронеоднорідності, є процес α → δ-перетворення при нагріванні до температури 1400 °С, якому передують підплавлення меж аустенітних зерен і сегрегація в підплавлених ділянках домішок, у першу чергу вуглецю. Цьому ж сприяє різний ступінь розчинності окремих хімічних елементів в α, γ і δ-Fe. Розчинність сірки в цих модифікаціях дорівнює, відповідно, 0,033; 0,09 і ~0,24 %.

Ділянка V характеризується грубозернистою структурою в результаті перегріву аустенітних зерен, особливо при зварюванні з термічними циклами, що характеризуються зниженою інтенсивністю нагрівання. У низьковуглецевих і низьколегованих сталях при вповільненому наступному охолодженні утвориться феритно-перлітна структура відманштеттового типу. Максимальні температури нагрівання металу в цій ділянці перевищують tИРА — температуру початку інтенсивного зростання зерна аустеніту.

Ділянка VI – ділянка нормалізації з температурою нагрівання в інтервалі tИРА – Ас3. Для цієї ділянки характерна відносно дрібнозерниста структура аустеніту з підвищеною неоднорідністю за вмістом вуглецю й, особливо,  легуючих елементів.

Ділянка VII – ділянка неповної перекристалізації з максимальною температурою нагрівання в інтервалі Ас3 – Ас1, структура сталі – аустенітно-феритна з наявністю карбідів. Аустеніт характеризується найбільшою хімічною неоднорідністю за вуглецем й елементами заміщення. Активність вуглецю знижується в ділянках аустенітних зерен, що знову утворяться, збагачених Мn й іншими елементами. При помірних швидкостях охолодження з міжкритичного інтервалу температур більш вуглецева частина γ-фази перетворюється за мартенситним механізмом, а менш вуглецева – за дифузійним.

Ділянка VIII – ділянка відпуску, у якому метал нагрівається до температур Ас1 ~ 600 0С, де найбільш активно відбуваються процеси диференціації фериту й цементиту, і коагулюють карбіди.

У ЗТВ зварних з'єднань утворяться й інші ділянки з tmax < 600 0С, при яких у сталях у різному ступені можуть розвиватися процеси відпускної крихкості й дисперсійного зміцнення.

Слід зазначити, що у всіх ділянках ЗТВ процеси структурно-фазових перетворень, склад, характеристики кінцевої структури, а отже, і механічні властивості зварних з'єднань у значній мірі залежать від параметрів термічних циклів зварювання й термообробки, хімічного складу й вихідного структурного стану сталей.

8.1  Фазові перетворення в сталі при нагріванні

в процесі зварювання

Утворення аустеніту при нагріванні відбувається двома стадіями. На першій стадії реалізується зсувний механізм α → γ-перебудови кристалічних грат. При цьому виникають ділянки метастабільного аустеніту зі зниженою концентрацією вуглецю в порівнянні з тією, яку можна очікувати за діаграмою стану при даній температурі. На другій стадії перетворення розчиняються карбіди, і аустеніт збагачується вуглецем у результаті процесу дифузії, здобуваючи стійкість до зросту при температурі, що перевищує  температуру  критичної точки  Ас1.

Ділянками переважного утворення аустеніту поряд з поверхнями розділу феритної і карбідної фаз є також межі феритних зерен і субзерен, межі перлітних колоній. При цьому має значення вплив стійких сегрегацій атомів вуглецю як основного елемента, хоча при цьому варто мати на увазі, що при температурі нагрівання вище 500 0С ефект сегрегації  значно  зменшується.

Крім поверхонь розділу фаз, істотну роль грають ділянки структур з підвищеним рівнем вільної енергії – скупчення дислокацій, ділянки локального перекручування кристалічних грат в результаті проникнення атомів впровадження.

З підвищенням температури перетворення при високих швидкостях нагрівання (при перенагріванні) вільна енергія системи зростає настільки, що кількість центрів зародження γ-фази збільшується за рахунок їхнього утворення в ділянках структури з меншою щільністю дислокацій. Вільна енергія, що існує навколо цих зон, при перетворенні передається зародку нової фази, знижуючи енергію його утворення. Відзначене підтверджується тією обставиною, що при швидкому нагріванні сталі аустеніт утвориться в першу чергу навколо деформованих ділянок α-фази, термодинамічний потенціал яких вище, ніж у недеформованої α- фази, через наявність великої кількості дефектів кристалічної будови й низьку стійкість з термодинамічної точки зору. У той же час при повільному нагріванні (зі швидкістю до 1°С/хв) у результаті зникнення перекручувань грат в зразках з різною вихідною структурою утвориться приблизно однакова кількість аустеніту, тому що при цьому ділянками зародження  γ-фази стають поверхні  розділу фаз.

Легуючі елементи різко знижують інтенсивність утворення γ- фази й істотно підвищують енергію активації дифузії вуглецю в аустеніті. Межа розділу α- і γ-фаз рухається зі швидкістю, пропорційною зміні вільної енергії системи. Легуючі елементи зменшують швидкість зросту зерна аустеніту. Можливо, що швидкість α → γ-перетворення визначається швидкістю зародження нової фази, а зріст стійких зародків – швидкістю дифузії вуглецю. Так, швидкість руху межі аустенітного зерна при 740 °С у сталі з 0,56 % С становить 0,1 мкм/с.

Для загартованого стану, що характеризується структурою з підвищеною щільністю дислокацій, швидкість зародження центрів кристалізації виявилася в десятки разів більшою за швидкість для відпаленого стану, а швидкість зросту – втричі меншою.

При дуговому зварюванні під флюсом, наприклад, інтенсивність нагрівання металу в ЗТВ зварних з'єднань досягає сотень градусів за секунду, тобто значно вище, ніж при звичайних режимах нагрівання при термічній обробці. У зв'язку із цим необхідно проводити відповідні дослідження з метою визначення кінетичних параметрів в умовах температур, що швидко змінюються, характерних для відповідних процесів зварювання. Відзначене особливо важливо для сталей зі зниженим вмістом вуглецю (наприклад, безперлітних) і низьколегованих сталей, легованих Mo і Cr.

Найбільш повно до теперішнього часу досліджений стан фаз у ділянках IV – VI і недостатньо – у ділянках II і III (див. рис. 31, в). Це пояснюється в першу чергу труднощами, що виникають при аналізі фазових перетворень в інтервалі tпл…13500С, тому що в цьому випадку поряд із твердими фазами присутні рідкі фази.

8.2	Кінетика утворення і гомогенізація аустеніту

в умовах зварювального нагрівання

Кінетика утворення аустеніту в умовах зварювального нагрівання відрізняється закономірним підвищенням критичних температур і розширенням міжкритичного інтервалу, що пов'язане зі збільшенням інтенсивності нагрівання. Найбільш значне розширення температурного інтервалу процесу  α→  γ-перетворення характерно для сталей, легованих хімічними елементами, що утворюють стійкі карбіди. Відзначене пояснюється як підвищенням температурного порога розчинення карбідів, так й істотним зниженням дифузійної рухливості вуглецю в присутності легуючих елементів, наприклад, молібдену й ванадію, хрому й ін.

Процес взаємодії карбідної фази з аустенітом в умовах нагрівання сталей за термічними циклами зварювання досліджують із застосуванням як непрямого (вимір мікротвердості), так і прямих методів (фазовий карбідний, електронно-мікроскопічний і рентгеноспектральний аналізи). Про ступінь гомогенізації аустеніту по вуглецю судять за середнім квадратичним відхиленням й коефіцієнтом варіації значень мікротвердості. Установлено, що у всіх випадках найбільша ступінь неоднорідності аустеніту характерна для ділянки неповної перекристалізації в порівнянні з навколошовною ділянкою ЗТВ. Відзначене визначається двома факторами.

Перший пов'язаний зі збагаченням вуглецем аустеніту в початковий період його утворення. Другий визначається тим, що в міжкритичному інтервалі температур процес розчинення карбідів тільки починається, а завершується він при температурі вище критичної точки Ас3.

  - Фазові перетворення при охолодженні

Найважливішими фазовими перетвореннями аустеніту при охолодженні є перлітне, бейнітне (проміжне) і мартенситне. Вивченню кінетики й механізму цих перетворень присвячені роботи М.Е. Блантера, А.П. Гуляєва, Г.В. Курдюмова, Б.Я. Любова, М. Інагаки, Р. Кана й ін.

Реалізований у конкретних умовах термообробки або зварювання тип перетворення визначається двома основними факторами: термодинамічним стимулом і ступенем розвитку релаксаційних процесів. Система в процесі перетворень акумулює пружну енергію через розходження кристалічних структур і питомих об'ємів вихідної й кінцевої фаз. При цьому енергетичний баланс визначається як нагромадженням пружної енергії, так і релаксацією. Причому у випадку утворення когерентних меж вихідної й кінцевої фаз роль поверхневої енергії значно менша, ніж пружної. При виникненні некогерентних меж співвідношення зазначених енергій зворотне. Необхідно також ураховувати внесок в енергетичний баланс системи дефектів кристалічного потроєння, розчинених атомів домішкових елементів, неметалічних включень. Механізм впливу перелічених факторів вимагає подальшого вивчення. Тому не випадково, що дотепер усе ще відсутня єдина теорія поліморфних перетворень у сталях під впливом термічних циклів зварювання й термічної  обробки.

Мірою енергетичних бар'єрів, які переборюються атомами при їхньому переміщенні в процесі поліморфних перетворень, є енергія активації. Енергія активації дифузії вуглецю в аустеніті, складає 116…121кДж/моль, а в присутності Сг, Мо, W підвищується до 150…162кдж/моль. Причому енергія активації дифузії зазначених легуючих елементів в аустеніті становить 250...333 кДж/моль. Енергія активації самодифузії заліза при введенні у сталь 4...8 % Сr зростає від 283 до 312 і 375 кДж/моль, відповідно.

Фазові перетворення при термічній обробці сталей і їхньому зварюванні протікають у змінних температурно-тимчасових умовах, тому для їхнього аналізу доцільно використовувати діаграми анізотермічного (термокінетичного) перетворення аустеніту (див. рис. 32, а), а для аналізу складу кінцевих структур – структурні діаграми (рис. 32, б). Схематизація, прийнята на рисунку  32, дозволяє визначити такі важливі параметри, що характеризують кінетику процесу γ → α-перетворення, як тривалість охолодження до появи в структурі бейніта (τб), ферита (τф), перліта (τп), і зіставити їх із тривалістю охолодження в інтервалі температур 600…5000С та 800…5000С, що відповідають заданим термічним циклам зварювання.

Рисунок 32 - Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту (а)

і структурна діаграма (б) низьколегованої сталі 15ХГ

8.4	Виділення надлишкового фериту та перлітні

перетворення при охолодженні зварювальної ванни

Розрізняють нормальний, зсувний (мартенситний) і проміжний  механізми поліморфних перетворень. При нормальному перетворенні, характерному для феритного й перлітного γ → α переходів, кристали нової фази утворюються в результаті неупорядкованих процесів переміщення атомів через межі вихідної й нової фаз.

Лінія А → Ф на діаграмі (див. рис.  32, а) характеризує початок розпаду переохолодженого аустеніту з виділенням фериту. Ферит являє собою твердий розчин вуглецю в α-Fe. Розчинність вуглецю в α-Fe максимальна (0,025 %) при 727 0С, а при нормальній температурі знижується в десятки разів.

Наявність в об'ємі γ-фази ділянок, флуктуаційно збіднених вуглецем, визначає можливість виникнення феритної фази при охолодженні аустеніту. Залежно від температури аустенітизації, а отже, від розміру вихідного зерна аустеніту при його охолодженні, виникають різні різновиди фериту. При повільному охолодженні аустеніт розпадається з утворенням поліедричного фериту, а при швидкому охолодженні – голчастого фериту. Місцем зародження поліедричного фериту є переважно межі вихідного аустенітного зерна.

На відміну від нормального механізму утворення фериту грубозернистий аустеніт сталей, що містять 0,08...0,4%С, при відносно швидкому охолодженні розпадається з утворенням відманштеттового фериту, що має чітко виражену грубоголчасту структуру. Для відманштеттового фериту, що найбільш часто зустрічається у зварних з'єднаннях низьковуглецевих сталей, вироблених ЕШЗ, характерні підвищена щільність дислокацій і відсутність карбідних включень у кристалах.

Поява в структурі відманштеттового фериту визначається малою питомою поверхнею меж зерен і підвищеною хімічною однорідністю аустеніту при відносно низькому вмісті вуглецю. Встановлено, що механізм утворення такого фериту збігається з механізмом утворення мартенситу, про що свідчать поява характерного мікрорельєфу на поверхні шліфа і зріст кристалів у межах одного зерна аустеніту.

Швидкість зросту феритного зерна лімітується швидкістю дифузійного перерозподілу вуглецю й відповідає 0,02...0,08мкм/с, а швидкість зросту відманштеттового фериту становить 1...10 мкм/с.

З підвищенням вмісту вуглецю в сталях від 0,10 до 0,4 % температура початку утворення відманштеттового фериту знижується більш ніж на 100 0С (з 810 до 690 0С), при цьому зростає об'єм феритної фази в кінцевій структурі.

Легування сталей кремнієм і марганцем (до 2 %) знижує швидкість зросту відманштеттового фериту приблизно в 10 разів, тому що  при цьому зріст кристалів відманштеттового фериту лімітується процесом дифузійного перерозподілу вуглецю.

Схожість механізмів утворення відманштеттового фериту й мартенситу підтверджується високою щільністю дислокацій у кристалах відманштеттового фериту. Виділення структурно вільного фериту передує перлітному перетворенню аустеніту. При подальшому охолодженні аустеніту утвориться феритно-цементитна суміш – перліт, лінія А → П (див. рис. 32, а). Складові цієї суміші мають пластинчасту форму. Зі збільшенням інтенсивності охолодження (зменшенням тривалості інтервалу 800…6000С) вміст перліту в структурі спочатку збільшується до максимального значення, а потім зменшується.

Зародки цементиту з'являються у збагачених вуглецем ділянках γ-фази, на межах колишнього зерна аустеніту, на карбідних частках, що не розчинилися. Найважливішими характеристиками перлітної структури є міжпластинчата відстань і розміри колоній.

Розмір перлітних колоній залежить від співвідношення лінійних швидкостей зросту й швидкості зародження центрів перліту. Дисперсність перлітних колоній визначають два процеси – зріст зерна аустеніту й підвищення ступеня його гомогенізації. При цьому, з одного боку, зменшується кількість  центрів зародження перлітних колоній, а з іншого боку – укрупнюються перлітні колонії. Одночасно зменшується міжпластинчата відстань, тому що гомогенне й крупне зерно аустеніту здатне до більшого переохолодження. Цей процес обмежують легуючі елементи, впливаючи на дифузію вуглецю.

Уповільнення перлітного перетворення в сталях при їхньому легуванні карбідоутворюючими елементами пов'язане із процесами утворення спеціальних карбідів і необхідністю дифузійного перерозподілу в аустеніті легуючих елементів у процесі охолодження. Оскільки швидкість протікання перлітного перетворення визначається процесами дифузії вуглецю, то легування сталей карбідоутворюючими елементами підвищує енергію активації дифузії вуглецю, істотно сповільнює, а у ряді випадків і придушує перлітне перетворення.

Так, швидкість зросту перліту в сталі з 0,5 % Мо становить приблизно 0,02 мкм/с. Легування сталей такими елементами, як Cr, Mo, W, V, Ti, Nb, Zr сприяє підвищенню стійкості аустеніту в перлітній ділянці, зменшує швидкість зародження й швидкість зросту перлітної фази. Із цього погляду особливо велика роль таких елементів, як Сг, Ni, Mo, W і їхніх сполучень, що істотно підвищують енергію активації утворення перліту в результаті сильної міжатомної взаємодії.

8.5	Особливості мартенситного перетворення

при зварюванні плавленням

Мартенсит є пересиченим твердим розчином вуглецю в α- Fe. Концентрація розчиненого в ньому вуглецю й легуючих елементів така ж, як і у вихідному аустеніті.

Відмінною рисою утворення мартенситу, за визначенням Г.В. Курдюмова, є  механізм фазового перетворення через пересув, для якого характерно впорядковане, взаємозалежне переміщення атомів на відстані менші за міжатомні, без обміну атомів місцями. Наслідком упорядкованості процесу є мала енергія активації зародження й зросту кристалів мартенситу 
(~ 4,17 кДж/моль).

Більша частина існуючих гіпотез заснована на уяві про гетерогенне (неоднорідне) зародження мартенситу усередині зерен аустеніту в ділянках, збіднених вуглецем. У цих ділянках до початку мартенситного перетворення виникають особливі структури – ділянки із ближнім порядком зсувів й аномальним розподілом пружних властивостей.

У загальному випадку для мартенситного перетворення характерна багатоступеневість. Розрізняють атермічне, вибухове й повністю ізотермічне мартенситні перетворення.

Атермічне перетворення реалізується у вуглецевих і легованих сталях з температурою початку мартенситного перетворення Мн вище 100 0С; вибухове – у сплавах систем Fe – Ni і Fe – Ni – C з Мн нижче нормальної; повністю ізотермічне перетворення спостерігається в сплавах систем Fe – Ni – Mn  і  Fe – Ni – Cr із Мн також нижче нормальної.

Оскільки в конструкційних сталях аустеніт утворюється атермічно, то можливим є питання про залежність Мн від інтенсивності охолодження. Вважають, що при зміні швидкості охолодження до 600 0С/с, тобто при умовах, характерних для реальних процесів термообробки й зварювання, значення температури Мн  вуглецевих і низьколегованих сталей практично не змінюються. Кристали мартенситу в аустеніті середньо- і високовуглецевих сталей зростають зі швидкістю, що досягає 109 мкм/с.

Кристалічні грати мартенситу є об’ємноцентрованою тетрагональністю. Тетрагональність зростає зі збільшенням вмісту вуглецю у твердому розчині. Мартенсит утворюється усередині аустенітного зерна. Усі перешкоди руху дислокацій (межі зерен, включення, карбіди) зменшують розмір мартенситних кристалів. У дрібному вихідному аустенітному зерні утворяться дисперсні кристали мартенситу, будова яких не виявляється за допомогою світлового мікроскопа. Такий мартенсит називають безструктурним (або гарденітом).

Розрізняють два морфологічні різновиди мартенситу, що відрізняються будовою кристалів, субструктурою, а також площиною габітусу – пластинчастий і рейковий мартенсит (за Г.В. Курдюмовим і І.І. Новиковим). Пластинчастий мартенсит (його також називають голчастим, високолегованим, низькотемпературним, двійникованим, багатонаправленим) утворюється переважно в середньо- і високолегованих сталях. Ширина пластин мартенситу 2...3 мкм. Субструктура пластинчастого мартенситу характеризується наявністю мидриба, тобто ділянки із щільним розташуванням паралельних тонких двійникових прошарків товщиною від  10-4 до 10-2 мкм. Усередині двійникованих кристалів щільність дислокацій досягає 1011 см-2, а з обох боків мидриба не перевищує 1010 см-2. Швидкість зросту кристалів пластинчастого мартенситу досягає 1010 мкм/с.

Рейковий мартенсит (його також називають пакетним, масивним, дислокаційним, низьколегованим, осередковим, бездвійниковим, високотемпературним, ненаправленим) утворюється в загартованих маловуглецевих низько- і середнєлегованих сталях. Кристали рейкового мартенситу мають форму рейок, об'єднаних у пакети (по 3...10 в одному колишньому зерні аустеніту). Межі між рейками являють собою дислокаційні сітки. Рейковий мартенсит характеризується високою щільністю дислокацій (до 1012 см-2). Ширина рейкових кристалів у пакеті становить приблизно 0,1...0,3мкм. Вона практично не залежить від швидкості охолодження при її зміні від 200 до 20000 0С/с. Швидкість зросту кристалів рейкового мартенситу не перевищує 10 мкм/с.

Вважають, що провідну роль в утворенні рейкового мартенситу, особливо на перших стадіях γ → α переходу, грає додаткова деформація ковзання, а в утворенні пластинчастого мартенситу – додаткова деформація двійникування. Оскільки з переохолодженням аустеніту опір ковзання зростає й перевищує опір двійникуванню, то при цьому реалізуються умови, що сприяють придушенню утворення рейкового мартенситу й активізації процесу утворення пластинчастого мартенситу. Відповідний вплив має і збільшення вмісту вуглецю в сталі.

З легуючих елементів алюміній і кобальт підвищують температуру початку мартенситного перетворення, а інші елементи, крім кремнію, знижують її. Кремній не впливає на МН. Найбільш інтенсивно температура МН знижується зі збільшенням вмісту вуглецю. Елементи, що знижують точку МН, збільшують також вміст залишкового аустеніту.

З підвищенням вмісту вуглецю та легуючих елементів у загартованій сталі відбувається плавний перехід від структури рейкового мартенситу до структури пластинчастого мартенситу, тобто зросте об'ємна частка ділянок  перетворення, що мають двійники. Такий перехід можливий і в сталі постійного хімічного складу в результаті збільшення інтенсивності охолодження металу при гартуванні.

8.6	Проміжні (бейнітні) перетворення

Бейніт являє собою суміш фериту й дисперсних карбідів, помітних тільки за допомогою електронного мікроскопу. Існують два морфологічні різновиди бейніта – верхній і нижній.

Оскільки бейнітні структури утворюються в температурному інтервалі між перлітним і мартенситним перетвореннями аустеніту, бейнітне перетворення часто називають проміжним. У початковий момент при охолодженні до температури початку бейнітного перетворення БН в аустенітних зернах виникають ділянки кристалів бейнітного фериту зі зниженим у порівнянні зі сталлю вмістом вуглецю. При подальшому зниженні температури утворяться кристали бейнітного фериту з більш високим вмістом вуглецю. Наприклад, у сталі з 0,23 %С концентрація вуглецю в α-фазі при проміжному перетворенні дорівнює 0,1 % при 300 0С і 0,16 % при 250 0С.

Під час проміжного перетворення відзначається збільшення періоду грат залишкового аустеніту від 3,579×10-4 до 3,591 10-4 мкм. Таким чином, при проміжному перетворенні відбувається процес перерозподілу вуглецю між α і γ-фазами. Наприклад, у сталі з 0,15...0,18 % С вміст вуглецю в залишковому аустеніті досягає 0,5...1%. Після закінчення проміжного перетворення із залишкового пересиченого вуглецем аустеніту виділяються карбіди, і він здобуває здатність до подальшого розпаду за механізмом розпаду перліту. Причому збільшення у складі сталі Si, Mn, Cr, Ni, С стимулює процес карбідоутворення в залишковому аустеніті, у той час як легування А1 знижує схильність до карбідоутворення.

Відповідно до умов дифузії у високотемпературній області бейнітне перетворення лімітується дифузією вуглецю, а в низькотемпературної – дрейфом атомів вуглецю.

Зміна одного фактора, що лімітує, іншим і призводить до зміни морфології бейнітної фази. У температурній області утворення нижнього бейніту швидкість дифузії вуглецю істотно знижується, тому й утворюються пересичені вуглецем кристали бейнітного фериту, з яких потім виділяються дисперсні карбіди.

Таким чином, у температурному інтервалі перетворення, близькому до перлітного, утворюється структура верхнього бейніта, що характеризується пір'ястою будовою. Бейніт, що утворюється при температурах, які трохи перевищують температуру МН, має голчасту будову й називається нижнім. Рейки бейніта, як і пластини мартенситу, не можуть перетинати вихідне аустенітне зерно. У верхньому бейніті частки карбідів розташовані по межах або  всередині феритної фази. У нижньому бейніті карбідні частки розташовані усередині й поперек феритного кристалу. У першому наближенні температурна границя між областями утворення цих різновидів бейніту може бути прийнята рівною 500…5500С.

Для проміжного перетворення, у результаті якого утворюється бейніт, характерні ознаки як мартенситного, так і перлітного перетворення. Бейнітному перетворенню передує дифузійний перерозподіл вуглецю в аустеніті. Це підтверджується збільшенням періоду кристалічних грат частини аустеніту, який ще не перетворився. Наступне зменшення періоду кристалічних грат  свідчить про виділення вуглецю із твердого розчину в карбідну фазу й сприяє реалізації пересувного (мартенситного) механізму перетворення. Швидкість просування міжфазної межі ферит – аустеніт, а, отже, і швидкість зросту бейніта, визначаються при цьому швидкістю дифузії вуглецю. Підтвердженням реалізації мартенситного механізму перетворення є  утворення мікрорельєфу на поверхні шліфа.

Відмінність проміжного перетворення від мартенситного – значно менша швидкість зросту кристалів (0,1...0,01 мкм/с). Швидкість зросту кристалів у поперечному напрямку приблизно на порядок менша, ніж у поздовжньому.

Структурно-фазові перетворення стосовно до умов зварювання можна прогнозувати за структурними діаграмами (див. рис. 32, б), а менш точно – за термокінетичними та ізотермічними діаграмами розпаду переохолодженого аустеніту.

8.7	Вплив тривалості перебування  вище критичної точки Ас3

Тривалість перебування металу ЗТВ при температурах вище критичної точки Ас3 може містити в собі періоди нагрівання, витримки й охолодження. Час нагрівання залежить від швидкості нагрівання. При зниженні швидкості нагрівання від 150 0С/с (умови АДЗ і ЕПЗ) до 6 0С/с (ЕШЗ) інтенсифікуються процеси розчинення карбідів і карбідонітридів. Наприклад, у сталях системи легування Mn – V – B  при швидкості нагрівання 120…1500С/с температура розчинення карбідів і карбідонітридів в аустеніті, відповідно, 900 і 1050 0С, а при швидкості 6...100С/с – 870 і 900 0С. Зникнення бар'єрної дії включень у результаті їхнього розчинення різко активізує процеси зросту зерна аустеніту, розмір якого в структурі металу навколошовної ділянки ЗТВ при ЕШЗ досягає 300 мкм і більше (проти 10...20 мкм в основному металі).

Аналізуючи процеси перетворення при безперервному охолодженні щодо дрібнозернистого (при АДЗ і ЕПЗ) і грубозернистого (при ЕШЗ) аустеніту, слід зазначити наступні особливості механізму й кінетики його розпаду. У навколошовній ділянці ЗТВ при зниженні швидкості нагрівання від 120 до 6 0С/с підвищується стійкість аустеніту в області утворення бейніту й мартенситу, знижуються температури початку виділення доевтектоїдного фериту й бейнітного перетворення. Протилежний ефект досягається при підвищенні інтенсивності охолодження – розмір дійсного зерна фериту при підвищенні швидкості охолодження в інтервалі температур 800…5000С з 600 до 20с зменшується в 2,5...3 рази (ЕШЗ).

Особливістю бейнітного перетворення є практично постійний інтервал температур утворення верхнього (530…5800С) і нижнього (430…5300С) бейніта. При скороченні часу охолодження в інтервалі 800…5000С з 100 до 25 с зростає кількість нижнього бейніта, зменшується ширина рейок бейнітного фериту в 1,5...1,9 разів, середня відстань між карбідами – в 1,7...1,9 разів, відповідно, до й після відпуску (ЕШЗ). У сталі 09Г2С мартенситне перетворення відбувається у два етапи. На першому етапі в температурному інтервалі 412…2960С утворюється рейковий мартенсит, а в інтервалі 296...221 – пластинчастий мартенсит.

Зазначені зміни в кінетиці фазових перетворень при збільшенні тривалості перебування металу вище критичної точки Ас3 визначаються зменшенням щільності внутрішніх дефектів кристалічної будови, меншою питомою поверхнею меж зерен аустеніту, підвищенням ступеня його гомогенізації за вуглецем й легуючими елементами. Ступінь прояву цих розходжень у кінетиці фазових перетворень зростає зі збільшенням вмісту карбідоутворюючих елементів у складі сталі.

8.8	Вплив ізотермічної витримки на стадії

охолодження термічного циклу зварювання

Сучасне термічне устаткування дозволяє здійснювати локальне нагрівання зварних з'єднань з автоматичним контролем параметрів процесу зварювання й термообробки. Це дозволило вивчити вплив температури ізотермічної витримки на стадії охолодження термічного циклу зварювання на фазовий склад структури. Так, зразки сталі 10Г2ФР після швидкісного нагрівання струмами високої частоти (tmax = 1350 0С) і охолодження до 900 0С (τ/ = 45 с,  τ// = 80 с) охолоджували надалі за різними режимами, для того, щоб відповідно до діаграми фазових перетворень забезпечити розпад аустеніту переважно у феритній, перлітній, бейнітній і мартенситній областях (рис. 33).

Результати дослідження показали, що за рахунок зміни стадії охолодження термічного циклу можна в широких межах регулювати фазовий склад й структуру навколошовної ділянки ЗТВ зварного з'єднання. Розпад аустеніту при 720 0С веде до утворення фериту практично в повному обсязі структури. При зниженні температури до 620 0С у результаті ізотермічного розпаду утвориться переважно перлітна структура. Структурно вільний ферит розташовується по межах вихідного зерна аустеніту. Подальше переохолодження аустеніту до більш низьких температур призводить до утворення при 580 0С верхнього, а при 520 0С – нижнього бейніта. Охолодження зі швидкістю ~ 100 0С/с від 800 0С забезпечує одержання повністю мартенситної структури.

Рисунок 33 – Діаграма анізотермічного перетворення аустеніту сталі 10Г2ФР в навколошовній ділянці ЗТВ при ωн=6°С/с: 1 – 5 швидкості

охолодження термічних циклів

Наведені результати свідчать про істотний вплив на кінетику перетворення аустеніту параметрів термічного циклу зварювання – інтенсивності й максимальної температури нагрівання. Поряд з параметрами τ/  і  tmax, які впливають на кінетику перетворення через зміну розміру зерна аустеніту й ступеня його гомогенізації, варто враховувати також і параметр τ// (τ/  і τ//  – час перебування металу вище критичної точки Ас3, відповідно, при нагріванні й охолодженні).

Зниження температури нижче температури критичної точки Ac1, при якій досягається найбільш повна взаємодія карбідної фази із твердим розчином, призводить до збільшення критичного відношення Ме/С, так само як і збільшення тривалості нагрівання при заданій температурі, хоча вплив часу менш значний, ніж вплив температури.

8.9	Вплив термоциклірування на стадії охолодження

термічного циклу зварювання

Одним з ефективних засобів впливу на процеси структуроутворення є термоциклічна обробка. Стосовно до зварних з'єднань вона виконується, як правило, з додатковим нагріванням після зварювання. Тим часом термоциклічна обробка, поєднана із процесом зварювання, дозволяє досягти позитивного результату безпосередньо в процесі зварювання. Для практичної реалізації такого підходу найбільш сприятливі види зварювання з підвищеним тепловкладенням, коли у зварному з'єднанні акумулюється значна кількість теплоти, як, наприклад, при ЕШЗ. У цьому випадку реалізацію сполученого зі зварним процесом термоциклування можна забезпечити за допомогою періодичного супутнього охолодження в сполученні з автопідігрівом, тобто  здійснити термоімпульсний вплив.

Термічні цикли, що імітують процеси ЕШЗ і термоциклірування зразків термозміцненої сталі 12ХНЗА, показані на діаграмі термокінетичного перетворення аустеніту (рис. 34).

6   8 10	20         40      60   80100       200	    400      τ, з

Рисунок 34 - Діаграма термокінетичного перетворення ( ---)

аустеніту в навколошовній ділянці ЗТВ зварних з'єднань

термозміцненої сталі 12ХНЗА й імітовані термічні цикли

( - ) ЕШЗ за загальноприйнятою технологією (1) та з РТЦ ( 2-5)

У циклі 1 структура феритно-бейнітна (~15% Ф, 50% БВ 35% БН), грубозерниста. Виділення карбідів відзначаються переважно по межах кристалів фериту. У циклі 2 структура бейнітно-мартенситна (~45% БВ, 45% БН, 5% М, 5% Азал). Карбіди розташовані як усередині, так і по межах кристалів бейнітного фериту.

Після охолодження металу зі швидкістю 80 0С/с до температури нижче МН на 20 0С здійснено термоциклірування в інтервалі температур бейнітного перетворення аустеніту (цикл 3). Кількість циклів змінювали від 1 до 3. Даний режим термічного впливу робить найбільш значний вплив на структуру металу досліджуваної ділянки ЗТВ зварного з'єднання. Різко підвищується дисперсність карбідів і однорідність їхнього розподілу, зникають поля структурно вільного фериту в структурі металу. Досягнутий результат є наслідком інтенсифікації протікання ряду процесів. При охолодженні металу до температури нижче МН на 20 0С у результаті пересувних процесів, що притаманні мартенситному перетворенню, і внаслідок розходження об'ємів γ і α-фаз виникають значні напруження на міжфазних межах, і, як наслідок, відбувається фазовий наклеп залишкового аустеніту і бейнітного фериту. Різко підвищується щільність дефектів кристалічної будови, які при наступному нагріванні в області температур бейнітного перетворення стають додатковими центрами зародження цієї структурної складової. Підвищена щільність дефектів дислокаційного типу сприяє збільшенню інтенсивності дифузії атомів вуглецю, та легуючих елементів і сприяє однорідності їх розподілу в матриці. Одночасно протікають процеси відпуску мартенситу. Повторний цикл нагрівання й охолодження в даному інтервалі температур сприяє нагромадженню зазначених позитивних змін у структурі металу. Високий ступінь однорідності й дисперсності структури досягається вже після двох циклів нагрівання й охолодження.

Вибір режиму, що відповідає термоциклуванню, повинен здійснюватися з урахуванням інтенсивності охолодження металу при зварюванні. Якщо термічний цикл дозволяє запобігти феритному перетворенню й забезпечити розпад аустеніту з утворенням бейніту, мартенситу й залишкового аустеніту (~20 % М і переважно БН), то вже при одноразовому підвищенні температури до  tmax = БН + 100 0С і наступному охолодженні досягаються висока дисперсність і однорідність структури.

9  ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ПРОЦЕСИ,

ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В СТАЛЯХ ПРИ ЗВАРЮВАННІ

Кінетика процесів структурно-фазових переходів при нагріванні й охолодженні в значній мірі залежить від характеристик аустеніту перед перетворенням – розміру його зерна й ступеню гомогенізації за вмістом вуглецю й легуючих елементів, рівня дефектності. Тому для керування процесами структуроутворення при зварюванні й термообробці необхідно знати закономірності впливу хімічних елементів на процеси структуроутворення.

У загальному випадку для структури реальних сплавів характерна мікро- і макрохімічна неоднорідність. Як відомо, мікрохімічна неоднорідність характерна для литої структури металу шва. Тіло дендритів збіднене, а міждендритні прошарки збагачені вуглецем та домішковими хімічними елементами. Макрохімічна неоднорідність визначається наявністю інших фаз - карбідів, неметалічних включень у структурі металу шва, ЗТВ і основного металу.

У сплавах, що містять нерівноважні надлишкові фази, у процесі нагрівання вище критичних точок протікають наступні основні процеси: вирівнювання концентрації усередині зерна аустеніту, розчинення нерівноважних надлишкових фаз, ріст зерна аустеніту.

Одночасно із процесом розчинення включень другої фази протікає процес вирівнювання хімічного складу в об'ємі всієї структури. Обидва процеси контролюються дифузією вуглецю й легуючих елементів. Легуючі елементи в складі сталі по-різному взаємодіють із основними її компонентами – залізом і вуглецем, що визначає розходження в їхньому впливі на процеси, що протікають у металі при нагріванні й охолодженні.

З основою сталі – залізом – легуючі елементи дають розчини заміщення. Як правило, вони підвищують міцність, знижують пластичність і в'язкість металу. Виключення становлять марганець і нікель, вміст яких у певних кількостях підвищує в'язкість сталі. Взаємодія легуючих елементів неоднозначна. З одного боку, легуючі елементи, розташовані в періодичній системі елементів ліворуч від заліза, здатні або безпосередньо утворювати з вуглецем карбід, або заміняти частку атомів заліза в його карбіді. З іншого боку, легуючи ферит і змінюючи енергетичні умови взаємодії із гратами впроваджених атомів вуглецю, легуючі елементи впливають на кінетику поліморфних перетворень. Активність хімічних елементів як карбідоутворювачів тим сильніша і тим більша стійкість карбідів, що утворилися, чим менш добудована d-електронна смуга у атомі. За ступенем збільшення спорідненості до вуглецю та підвищення стійкості елементи розташовуються в наступний ряд: Мn, Сг, W, Mo, V, Ti. Оскільки карбіди, що мають однакову хімічну формулу, здатні взаємно розчинюватися, то в сталях зустрічаються карбіди шести типів, які можна об'єднати у дві групи (Me – сума карбідоутворюючих металевих елементів):

I	група — Ме3С,  Ме23С6, Ме7С3,  Ме6С;

II	група — МеС, Ме2С.

Карбіди групи I зі складними кристалічними гратами при нагріванні легко розчинюються в аустеніті. Карбіди групи II, як фази впровадження, що мають прості кристалічні грати й кристалізуються звичайно зі значним дефіцитом вуглецю, термостійкі й навіть при високих температурах можуть не перейти у твердий розчин.

Для кожного карбідоутворюючого елемента існує певне відношення його вмісту в сталі до вмісту вуглецю (Ме/С), при якому вся кількість вуглецю, наявного в сталі, і вся кількість легуючих елементів виявляються зв'язаними у вигляді карбіду цього елемента. При Ме/С менше критичного значення надлишок вуглецю буде утворювати цементит, при Ме/С більше критичного надлишок легуючого елемента буде розчинятися, змінюючи його властивості, як правило, підвищуючи міцність і знижуючи ударну в'язкість.

Для найбільш рівноважних умов існування карбідної фази в низько- і середньолегованих сталях значення Ме/С наведені в таблиці 6.

Таблиця 6 - Залежність критичного значення відношення Ме/С

від температури нагрівання протягом 100 год

| Температура, 0С | Легуючі елементи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Мо | W | #### V | ##### Nb |
| 700 625 550 | 4,8/1,1 5,0/1,15 6,0/1,4 | 7,9/0,95 14,3/1,7 16,6/2,0 | 14,6/0,95 27,0/1,25 30,0/1,95 | 4,0/0,95 6,0/1,4 7,0/1,65 | 7,0/0,91 7,0/0,91 8,0/1,04 |

Примітка.  У чисельнику надано значення у відсотках по масі, у знаменнику – в атомних відсотках.

10	ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМООБРОБКИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основними видами термообробки, які змінюють структуру й властивості сталі, є: відпал, нормалізація, гартування й відпуск. Особливу групу технологічних прийомів становить хіміко-термічна обробка (ХТО).

10.1	Відпал і нормалізація

Відпал. Призначення й технологія. Цей вид термообробки відноситься до попередніх операцій, відпалу піддають в основному заготовки (виливки і поковки). Залежно від того, який основний процес лежить в основі досягнення поставленої мети відпалу, розрізняють два його види: відпал I роду і відпал II роду. Перший вид – це відпал, при якому поставлені цілі досягаються без фазових переходів. До цього виду відносять гомогенізацію, рекристалізаційний і релаксаційний відпали.

До відпалу II роду відносять технології, коли мета досягається за рахунок фазових переходів.

Відпал I роду. Гомогенізація, або дифузійний відпал. Застосовується для вирівнювання хімічного складу (усунення ліквації). Гомогенізації в основному піддають злитки з високолегованих сталей, або виливки з таких же сталей.

Технологія: нагрів до 1100…12000С зі швидкістю 70...80 0С/год, витримка при цій температурі – 8...10 год з наступним повільним охолодженням (разом з піччю) зі швидкістю 30...40 0С/год. Загальна тривалість такого відпалу – до 50...60 год.

Рекристалізаційний відпал застосовують для усунення наклепу, викликаного попередньою холодною пластичною деформацією. Технологія: нагрів сталі зі швидкістю 70...80 0С/год до температури 650...680 0С. Тривалість витримки 4...6 годин, охолодження – разом з піччю. Такому відпалу піддають електротехнічні, нержавіючі сталі, а також листову сталь, призначену для холодного штампування.

Релаксаційний відпал застосовується для зняття залишкових напружень. Цей вид відпалу застосовують для виливків (після нормалізації), зварних виробів, деталей після обробки різанням і т.п., у яких у процесі попередніх операцій через нерівномірне охолодження, неоднорідної пластичної деформації й т.п. виникли залишкові напруження.

Технологія: температура нагрівання 570...6000С, витримка 2...3 години, охолодження разом з піччю зі швидкістю 30…40 0С/год. Відпал для зняття зварювальних напружень виконують при 650...700 0С.

Відпал II роду (фазова перекристалізація). Мета відпалу II роду:

- зниження твердості й поліпшення оброблюваності різанням;

– здрібнювання зерна;

- ослаблення хімічної неоднорідності;

- зняття внутрішніх напружень.

Цей відпал є підготовчою операцією для наступної обробки різанням і остаточної термообробки. Відпалу II роду піддають виливки, поковки, прокат.

Розрізняють наступні види відпалу II роду: повний, неповний, ізотермічний, сфероідизуючий і низький.

Повний відпал. Полягає в нагріванні доєвтектоідної сталі на 30...50 0С вище точки Ас3, витримці з наступним повільним охолодженням (разом з піччю). Швидкість нагрівання 70...80 0С/год, час витримки 4...6 год, охолодження зі швидкістю 40...50 0С/год. При такому охолодженні розпад аустеніту відбувається у верхньому перлітному діапазоні температур, і утворюється дрібнодисперсна ферито-перлітна структура.

Повному відпалу піддають сталеві виливки, поковки відповідального призначення.

Неповний відпал відрізняється тільки температурою нагрівання й застосовується для невідповідальних поковок із метою економії палива. Температура нагрівання  вище Ас1, але нижче Ас3.

Ізотермічний відпал застосовується, в основному, для легованих сталей з високою стійкістю переохолодженого аустеніту.

Технологія: нагрів до температури Ас3+(50...70 0С), порівняно швидке охолодження (шляхом переносу заготовки в іншу піч) до температури, що лежить нижче А1 на 100...150 0С, залежно від характеру кривої ізотермічного розпаду аустеніту. При цій температурі призначається витримка до повного розпаду аустеніту, після чого виконують охолодження на повітрі. Основна перевага цього відпалу – скорочення тривалості процесу, особливо для легованих сталей, які необхідно дуже повільно охолоджувати для зниження твердості (наприклад, швидкоріальні сталі).

Сфероідизуючий відпал застосовується для одержання зернистої форми надлишкових карбідів, в основному для інструментальних сталей. Температура нагрівання повинна бути вище Ас1, але нижче Аcm, з таким розрахунком, щоб у структурі аустеніту збереглися дрібні частки карбідів, які при охолодженні відіграють роль центрів кристалізації з утворенням зернистих часток.

Технологія сфероїдизуючого відпалу: сталі, близькі до евтектоідного складу, нагрівають до 750...760 0С, заевтектоідні – до 770...790 0С. Леговані заевтектоідні сталі нагрівають до 780...820 0С. Охолодження повільне (30...50 0С/год) до 620...680 0С і витримка протягом  3...5 годин. Наступне охолодження – на повітрі.

Низький відпал застосовується, якщо після гарячої обробки тиском (прокатки, кування) охолодження було прискореним, у результаті чого сталь придбала структуру троститу, бейніту або навіть мартенситу та, як наслідок, високу твердість. Для зниження твердості на металургійних заводах сортовий прокат піддають нагріванню до температури 650...680 0С. У результаті відбуваються процеси розпаду мартенситу або бейніту, коагуляція карбідів у троститі, і в підсумку знижується твердість.

Нормалізація. Це операція термообробки, яка складається з нагрівання доевтектоідної сталі на 40...50 0С вище Ас3 або заевтектоідної сталі вище Аcm, витримки для завершення фазових перетворень із наступним охолодженням на спокійному повітрі. Мета нормалізації – така ж, що й відпалу, однак нормалізація – більш високопродуктивний процес (печі звільняються й не охолоджується до низьких температур, як це має місце при відпалі). Охолодження на повітрі зі швидкістю 250...300 0С/год призводить до розпаду аустеніту при більш низьких температурах, ніж при відпалу, тому нормалізована сталь має більш дрібнозернисту, більш тонкодисперсну структуру, а, отже, і більш високу твердість і міцність. Однак результативність нормалізації залежить від вмісту в сталі вуглецю. Маловуглецеві сталі ( що містять менш 0,25...0,3%С) після відпалу й після нормалізації мають практично однакові властивості, тому для цих сталей переважніше  нормалізація. Середньовуглецеві сталі, особливо деталі складної форми, після нормалізації піддають релаксаційному відпалу для зняття залишкових напружень. Для усунення цементитної сітки, що виникла в результаті повільного охолодження в інтервалі Аcm-А1, після нормалізації виконується сфероїдизуючий відпал.

10.2	Гартування сталі

Це операція термообробки, що складається з нагрівання сталі до температури вище критичної, витримки для завершення фазових перетворень і наступного охолодження зі швидкістю, більшою за критичну швидкість гартування.

Метою гартування є одержання найбільшої твердості, що досягається мартенситним перетворенням. Гартування не є остаточною термообробкою, після гартування потрібна операція нагрівання – відпуск.

Вибір параметрів технології гартування. Температура нагрівання: доевтектоїдні сталі нагрівають на 20...40 0С вище точки Ас3, евтектоідні й заевтектоідні – на стільки ж вище Ас1. У результаті такого нагрівання в доевтектоідних і евтектоідних сталях утвориться аустеніт, який при охолодженні перетворюється в мартенсит, а в заевтектоідних – аустеніт і карбіди, а кінцева структура сталі після гартування: мартенсит і карбіди. У всіх випадках у структурі загартованої сталі зберігається залишковий аустеніт.

Спосіб нагрівання (швидкість нагрівання). Застосовуються три способи нагрівання:

- разом з піччю. У цьому випадку виріб разом з піччю нагрівається за тепловою потужністю печі або зі швидкістю нагрівання 150…2000С/год.

Орієнтовно для більш точного визначення швидкості нагрівання можна користуватися даними таблиці 7;

- посадка в піч із температурою гартування. Швидкість нагрівання 250...260 0С/год.

- швидкісне нагрівання – посадка в піч із температурою на 100...120 0С вище температури гартування з наступним поступовим зниженням температури печі до температури гартування. Швидкість нагрівання 650…6800С/год.

Таблиця 7 - Тривалість нагрівання різними нагрівальними пристроями

| Нагрівальний пристрій | Тривалість нагрівання на 1 мм перетину або товщини виробу, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кругле | Квадратне | Прямокутне |
| Електропіч | 40...50 | 50...60 | 60...75 |
| Полум'яна піч | 35...40 | 45…50 | 55...60 |
| Соляна ванна | 12…15 | 15…18 | 18...22 |
| Свинцева ванна | 6...8 | 8...10 | 10...12 |

Тривалість витримки можна прийняти рівною одній третині часу нагрівання в годинах.

Швидкість охолодження. Її вибір визначається суперечливістю вимог: з одного боку, швидкість охолодження повинна бути вищою за критичну швидкість гартування. Для забезпечення цієї вимоги сталь при гартуванні охолоджують швидко. Але, з іншого боку, чим вище швидкість охолодження, тим більші внутрішні напруження, тому із цих позицій при гартуванні сталь бажано охолоджувати як можна повільніше. У єдності цих протилежностей вибирається охолодне середовище. Практично, вироби з вуглецевих сталей охолоджують найчастіше у воді, з легованих – у мінеральному маслі.

10.3	Загартовуваність і прогартовуваність

Загартовуваність – це здатність сталі до підвищення твердості в результаті гартування. Ця властивість залежить тільки від вмісту в сталі вуглецю. Сталі, що містять менш 0,30...0,35% С, не гартуються, тому що в цих сталях неможливо одержати повністю мартенситну структуру. Сталі гартуються тільки при вмісті більше за 0,35 % С.

Прогартовуваність – це технологічна властивість сталі. Під прогартовуваністю розуміють глибину проникнення загартованої зони. Прогартовуваність пов'язана з тим, що вироби, особливо досить великих розмірів, охолоджуються при гартуванні нерівномірно: швидко на поверхні й уповільнено - у центрі. Загартується тільки та частина виробу, що охолоджується при гартуванні зі швидкістю більшою за критичну. Інша зона не загартується. За глибину прогартовуваності приймають відстань від поверхні до глибини, де структура складається на 50% з мартенситу й на 50% із троститу. Цю структуру називають напівмартенситною. Практично, напівмартенситну структуру оцінюють за твердістю, за графіками, наведеними у спеціальній літературі.

Прогартовуваність – найважливіша властивість, що визначає значною мірою надійність і довговічність деталей в експлуатації.

Прогартовуваність залежить головним чином від величини критичної швидкості гартування: чим вона менша, тим прогартовуваність вище, а це, у свою чергу, в основному, залежить від хімічного складу сталі, маси виробу, середовища, що охолоджує.

10.4	Способи гартування

1 Гартування в одному охолоджувачі. Полягає в тому, що виріб після аустенітизації швидко переносять в охолоджуюче середовище (воду, розчини солей у воді, мінеральне масло, металеві плити). Цей спосіб застосовуваний найбільш широко.

2 Гартування у двох середовищах (переривчасте). Застосовується з метою збільшення прогартовуваності й зниження залишкових напружень. Після аустенітизації виріб переносять звичайно у швидко охолоджуюче середовище (наприклад, у воду), а потім – у менш різко охолоджуюче середовище (звичайно в масло), з таким розрахунком, щоб мартенситне перетворення відбулося в умовах менших швидкостей охолодження.

3 Гартування ізотермічне, або гартування на бейніт. У цьому випадку після аустенітизації виріб переносять у середовище, температура якого трохи вище точки МН, і витримують до повного розпаду аустеніту. При цьому утвориться нижній бейніт. Це забезпечує легованим сталям високу міцність при достатній в'язкості. Як охолодне середовище при цьому способі гартування застосовують розплавлені солі в інтервалі температур 150…5000С (наприклад, 55% КNО3 + 45% NaNO2) або розплавлені луги (20% NaОН + 80% КОН).

Охолодження деталей у розплавах лугу виключає окислювання поверхні, вона здобуває яскраво-сірий колір. Таке гартування називають світлим.

4 Гартування східчасте. Відрізняється від ізотермічного тим, що витримку вище МН проводять не до повного розпаду аустеніту, а меншу, у межах часу інкубаційного періоду. Завдяки цій витримці вирівнюється температура виробу, і утворюються менші залишкові напруження. Після витримки деталі прохолоджують на повітрі. Ізотермічна витримка при східчастому гартуванні виробляється в тих же середовищах, що й ізотермічне гартування.

5 Гартування із самовідпуском передбачає відпуск (нагрівання загартованої частини деталі) за рахунок тепла внутрішніх шарів. Таке гартування застосовують для таких інструментів, як зубило, кувалди, слюсарні молотки, тобто деталі, які повинні в серцевині мати більш низьку твердість і  підвищену в'язкість, чим у поверхневих шарах.

10.5	Відпуск загартованої сталі

Відпуск – обов'язкова післягартовочна операція термообробки, що складається з нагрівання загартованої сталі до температури нижче А1, витримці з наступним охолодженням з певною швидкістю. У результаті відпуску сталь здобуває остаточні механічні властивості. При цій операції знімаються й внутрішні напруження, при цьому величина залишкових напружень, в основному, залежить від температури відпуску: чим вона вища, тим повніше знімаються напруження. Залишкові напруження звичайно знімаються інтенсивно на початкових етапах витримки, далі цей процес загасає. Тому тривалість витримки становить 1,5...2 години. На величину залишкових напружень великий вплив має швидкість охолодження при відпуску: чим повільніше охолодження, тим нижче залишкові напруження.

Зі швидкістю охолодження при відпуску зв'язана ще одна особливість. Леговані сталі, що не містять молібден або вольфрам, схильні до відпускної крихкості II роду. Це проявляється в тім, що після повільного охолодження (наприклад, з піччю) при відпуску від температур 500...680 0С сталь виявляє різко знижену ударну в'язкість, що в ряді випадків (для відповідальних деталей) неприпустимо. Тому сталі, чутливі до відпускної крихкості II роду (хромисті, нікелеві, хромонікелеві), після витримки при відпуску варто охолоджувати швидко, наприклад, у воді або маслі. Придушують відпускну крихкість легуючі елементи 0,2...0,3 % Мо або 0,50...0,60 % W. Такі сталі не проявляють схильності до відпускної крихкості навіть при охолодженні разом з піччю.

Застосовуються наступні види відпуску:

Низькотемпературний – проводять при температурах 140...240 0С. У результаті знижуються внутрішні напруження, виникає відпущений мартенсит. Загартована сталь зберігає високу твердість у межах НRС 58...63. Такий післягартувальний відпуск застосовується для різального й міряльного інструмента з вуглецевих і низьколегованих сталей. Тривалість витримки 1,5...2,5 год., охолодження з піччю.

Середньотемпературний відпуск проводять при температурах 350…5000С і застосовують для пружин і ресор. Такий відпуск забезпечує високі пружні властивості. Структура сталі після гартування й середньотемпературного відпуску – тростит відпуску із твердістю НRС 45...50. Охолодження після відпуску проводять у воді, що створює в поверхневих шарах стискаючі залишкові напруження, які збільшують границю витривалості.

Високотемпературний відпуск проводять при температурах 550..680 0С і застосовують для конструкційних сталей після гартування. Структура – сорбіт відпуску. Ця структура забезпечує сталі найбільш високе сполучення міцності, в'язкості й пластичності. Гартування з наступним високотемпературним відпуском називається термічним поліпшенням.

Цій операції піддають середньовуглецеві сталі, що містять
 0,35...0,50% С. Тривалість витримки при відпуску становить 1,0...6,0 годин, залежно від габаритів деталі. У зв'язку з термічним поліпшенням, здобуває особливу роль прогартовуваність, тому що сприятлива структура – сорбіт відпуску – буде тільки в тій частині деталі, що загартувалася на мартенсит.

11	ЗВАРЮВАНІСТЬ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Зварюваність – одна з найважливіших характеристик сталей, застосовуваних у зварних конструкціях. Вона визначається, відповідно до прийнятої державної термінології, як «властивість металу або сполучення металів утворювати при встановленій технології зварювання з'єднання, що відповідають вимогам, обумовленим конструкцією або експлуатацією виробу».

Зварюваність розглядається як ступінь відповідності властивостей зварних з'єднань однойменним властивостям основного металу або нормативних значень властивостей. Іншими словами, це здатність одержання зварного з'єднання, рівно міцного з основним металом. Зварюваність є комплексною технологічною характеристикою, що включає наступні показники:

- чутливість металу до окислювання при зварюванні й впливу домішок впровадження (для хімічно активних металів);

- реакція металу на термодеформаційний цикл зварювання;

- опірність утворенню гарячих тріщин;

- опірність уповільненому руйнуванню при зварюванні (холодні тріщини);

- чутливість до пороутворення (переважно для алюмінієвих сплавів);

- відповідність властивостей зварного з'єднання заданим експлуатаційним властивостям.

Якщо розглядати в комплексі всі перелічені характеристики, можна прийняти, що зварюваність металів характеризується коефіцієнтом рівноміцності зварного з'єднання, кількістю способів, що допускаються, і простотою технології. Метали, що зварюються, повинні мати близькі фізичні, механічні, термічні, хімічні властивості, близькість коефіцієнтів термічного лінійного розширення металів у стику.

11.1	Показники зварюваності і їхня оцінка

При визначенні зварюваності виходять із фізичної сутності зварювання й відношення до неї металів.

Критерієм гарної зварюваності є здатність збереження зварним з'єднанням спеціальних фізичних, механічних властивостей – рівноміцності, жаростійкості, корозійної стійкості, антифрикціонності, міцності, в'язкості й т.д.  Зварюваність різних металів і сплавів неоднакова.

Зварюваність характеризується здатністю змінювати властивості шва й зварного з'єднання за зіставленням із властивостями основного металу, здатністю до взаємної кристалізації.

Ступінь зварюваності металу вважається більш високою, якщо для зварювання можна застосувати багато її способів і різні режими при кожному способі, як, наприклад, для низьковуглецевої сталі.

Зварювання – це сполучення декількох процесів, що протікають одночасно: взаємна кристалізація металів, тепловий вплив на метал у зоні термічного впливу й кристалізація шва.

Взаємна кристалізація, у принципі, завжди можлива, якщо метали однорідні.

Для якісного зварювання метали повинні мати властивості принципової (фізичної) зварюваності й технологічної зварюваності. Єдиного показника зварюваності металів немає.

Принципова, або фізична зварюваність – це здатність металів в умовах зварювання утворювати з'єднання на основі взаємної кристалізації. Принциповою зварюваністю володіють усі однорідні метали. Не зварюються метали, що не володіють взаємною розчинністю, такі метали утворюють не міжатомні зв'язки, а крихкі хімічні сполуки.

Наприклад, свинець і мідь утворюють пару, що не змішується. Необхідна також умова збіжності металів, наприклад, за атомною вагою, температурою плавлення та ін.

Із цих причин не зварюються алюміній і вісмут. Мідний сплав і титан, а також сталь і титан не мають взаємної розчинності, але завдання їхньої сполуки вирішується із застосуванням металовставок, наприклад: мідь + тантал + титан; титан + ванадій + сталь. Метал вставки утворює пари, що змішуються, з обома металами. Але принципової сполуки ще мало, тому що потрібна також якість за міцністю. При сполуці зварюванням металів, що не змішуються, наприклад, заліза зі свинцем, міді зі свинцем й інших, зона сплавлення відсутня, атомного зчеплення не буде, відбудеться «злипання» металів.

Технологічна зварюваність — сукупність властивостей основного металу, що визначають чутливість його до термічного циклу зварювання та здатність при даній технології зварювання утворювати зварне з'єднання належної якості за міцністю і в'язкістю без застосування спеціальних технологічних прийомів (підігріву, відпалу й т.д.).

Технологічна зварюваність, у свою чергу, підрозділяється на теплову (відношення металу до теплового впливу) і металургійну технологічну зварюваність, що враховує відношення металу до плавлення, металургійній обробці й кристалізації.

Ураховується як критерій зварюваності корозійність металу, стійкість до гарячих і холодних тріщин. Особливої уваги заслуговує ділянка перегріву в ЗТВ — як найбільш послаблена ділянка у зварному з'єднанні.

Вона нагрівається до температури 1100…14000С, тому структура металу в цій зоні грубозерниста, зі зниженими механічними властивостями (пластичністю й ударною в'язкістю). Ці властивості тим нижчі, чим крупніше зерно й ширше зона перегріву (як при газовому зварюванні).

Оціночним показником зварюваності металів є опірність до утворення гарячих і холодних тріщин. Існує багато методів оцінки зварюваності, застосовуваних у машинобудуванні й описаних у літературі, але вони поширюються на однорідні й, головним чином, сталеві матеріали. Усі вони мають одну основну мету – оцінити зварюваність металів за стійкістю проти утворення гарячих і холодних тріщин і схильністю утворювати гартівні структури в зоні термічного впливу (ЗТВ). На стан ЗТВ впливає вміст хімічних елементів у сталі, особливо вуглецю.

Для визначення зварюваності металів використовуються, в основному, два методи: моделювання умов роботи зварного з'єднання, близьких до реальних, з виготовленням зразків з'єднання, і проби – випробування при зварюванні або після зварювання, з оцінкою зварюваності, технологічні проби й т.ін.

Непрямі, кількісні методи оцінки зварюваності за хімічним складом металу. Дотепер не існує досить надійної і достовірної єдиної системи визначення зварюваності металів.

У практичній діяльності зручно користуватися довідниками марок сталей і сплавів, у яких у розділі технологічних властивостей на кожну марку сталі наводяться відомості про зварюваність, способи та умови зварювання.

На практиці використовуються чотири види випробування металу на зварюваність.

1 	Визначення стійкості металу шва проти утворення гарячих (кристалізаційних) тріщин.

2 	Визначення стійкості металу навколошовної зони проти утворення холодних тріщин.

3 	Випробування стійкості основного металу й металу навколошовної зони й шва, а також усього зварного з'єднання в цілому, проти переходу в крихкий стан.

4 	Перевірка відповідності зварного з'єднання спеціальним заданим властивостям службового характеру.

Загальна кількість методів випробувань за цими чотирма напрямками досягає більше 150. Ідея (принцип) методу технологічних проб полягає в тому, що кристалізація проходить у стані пластин, закріплених різними конструктивними прийомами. При цьому схильність до тріщин визначається наочно. Для виключення помилки висновки робляться за трьома зразками.

Заслуговує увагу ще метод МВТУ ім. Баумана, коли зварювання стику виконується одночасно з повільним розтягуванням пластин. Цим виявляється критична швидкість розтягання, при якій з'являються гарячі тріщини, і встановлюється стійкість металу зразка в міліметрах у секунду (мм/с) до утворення гарячих тріщин.

А в інших методах напруження розтягання створюється за рахунок усадки металу. Усі інші методи, в основному, моделюють умови роботи зварного з'єднання.

Непрямі методи оцінки зварюваності металів (кількісні) полягають в оцінці кількості вуглецю й легуючих елементів у сталі, і отримана кількість зіставляється з так званим еквівалентним вмістом вуглецю – Секв, за яким оцінюють зварюваність. Формул для визначення Секв до десятка, і вірогідність їх, у принципі, теж відносна, тому що формули ці емпіричні. Це деякі з них:

1)	Секв = С + Мn/6 + Сr/6 + Si/5 + Cu/7 + Р/2 + Ni/12 + Mo/4 + V/5.

Це більш уточнена формула для всіх сталей, тобто загально прийнята формула;

2)	для маловуглецевих сталей: Секв = З + Мn/6 + 0,024S,

де S – товщина кромки, що зварюється (найбільшої);

3)	для легованих сталей:

Секв = С + Мn/20 + Ni/15 + (Сr + Mo + V)/10 + 0,0248S,

де S — товщина металу;

- для різних сталей:

Секв = С + Mn/6 + Сr/3 + Ni/15 + V/5;

- Секв = С+ Мn/6 + (Сr + Мо + V)/5 + (Ni + Cu)/15 — для всіх марок сталей.

У всіх формулах ставиться кількість зазначеного елемента в процентному вмісті, потім виконується обчислення.

При Секв < 0,45 – зварюваність гарна для легованих сталей.

При Секв < 0,49 – зварюваність гарна для низьковуглецевих сталей.

При Секв > 0,45 до 0,5 – зварюваність задовільна й потрібен підігрів.

При Секв > 0,5 до 0,6 – зварюваність обмежена, потрібні підігрів і відпал, або нормалізація.

При Секв > 0,6 до 0,8 – зварюваність погана.

У загальному випадку, по зварюваності всі сталі умовно поділяють на чотири групи.

- Добре зварюються – до 0,3 % вуглецю.

- Задовільно зварюються – до 0,38 % вуглецю.

- Обмежено зварюються – до 0,48 % вуглецю.

4 	 Погано зварюються – понад 0,48 % вуглецю.

Як видно, основним критерієм цього поділу є кількість вуглецю (не еквівалента вуглецю). Вуглець впливає на схильність до гартівних структур в навколошовній зоні та на утворення холодних тріщин при наявності таких структур.

Для одержання якісного зварного з'єднання зі сталей з поганою зварюваністю необхідно застосовувати різні спеціальні технологічні прийоми, наприклад різні види термообробки (підігрів, відпал, нормалізацію, відпуск), як перед зварюванням, так і в процесі зварювання й після неї.

При оцінці на зварюваність сталей враховують, що:

1 Вуглець збільшує твердість і зменшує пластичність, приводить до загартовуваності ЗТВ і до появи тріщин, викликає велику кількість газових пор у процесі окислювання при зварюванні.

2 Марганець – при вмісті до 1% не погіршує зварюваність і не утрудняє зварювання. Як гарний розкислювач, він сприяє зменшенню вмісту кисню в сталі.

При вмісті марганцю більше 2,5% зварюваність погіршується, тому що підвищується твердість сталі, з'являються гартівні структури, і можуть бути тріщини.

3 Кремній – до 1% додається як розкислювач і не впливає на зварюваність. Але при вмісті кремнію більше 2,5% зварюваність погіршується, тому що утворяться тугоплавкі оксиди, що призводять до появи шлакових включень, підвищуються міцність і твердість, а разом із цим збільшується крихкість.

4 Хром – до 0,6% не відбивається на зварюваності. При вмісті більше   1% хрому зварюваність погіршується й особливо при підвищенні вмісту вуглецю.

5 Нікель – у звичайних вуглецевих сталях нікелю до 0,3%, а у високолегованих – до 28%. Нікель, разом з міцністю, підвищує й пластичність металу й не погіршує, а навіть поліпшує зварюваність

6 Молібден – у сталях від 0,5 до 3% у сильному ступені збільшує міцність і ударну в'язкість сталі, але погіршує зварюваність підвищенням схильності до утворення тріщин у шві й перехідній зоні.

7 Мідь – у сталях до 1% поліпшує зварюваність, підвищує міцність, пластичні властивості, ударну в'язкість і корозійну стійкість.

11.2	Сталі для зварних конструкцій

Зварні конструкції повинні бути міцними, твердими й надійними, а також економічними й мінімально трудомісткими. Виходячи із цих вимог, вибирають і відповідні марки сталей. У промисловості застосовується більше 400 різних марок сталей, але для зварювання вузлів і конструкцій застосовують тільки близько 40 марок прокатної сталі. Для зварних вузлів і конструкцій застосовуються наступні групи сталей:

- сталь конструкційна, вуглецева, звичайної якості, загального призначення, наприклад: від сталі Вст2 (кп, пс, сп) до Вст3Гпс;

- сталь конструкційна, вуглецева, якісна, наприклад, сталь 10 (кп, пс);

- сталь 20 (кп, пс), сталь 35, сталь 15К, сталь 20К та ін.;

- сталь конструкційна, низьколегована для зварних конструкцій відповідального призначення, наприклад: 09Г2, сталь 14Г2, сталі 12ГС, 17ГС, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД та ін.;

- сталь конструкційна легована, наприклад: сталі 15Х, 18ХГТ, 3ОХГТ, 20ХГСА, 30ХГСА, 20ХН, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 12ГН2МФАЮ й ін.;

- сталь конструкційна, теплостійка, наприклад: сталь 12МХ, сталь 12X1МФ, сталь 25Х2М1Ф і ін.;

– сталі й сплави корозійностійкі, жаростійкі, жароміцні, зносостійкі. З цієї групи сталей найбільш часто застосовують для зварних виробів наступні: сталь 12Х18Н9Т, сталь 12Х18Н10Т, сталь 12Х18Н9, сталь 08X18Н10, сталь 20Х23Н18 – одна із кращих для виготовлення цементаційних реторт у термічному виробництві. Зі сталі Х20Н80, тобто  ніхрому, роблять спіралі електронагрівальні не тільки для побуту (електроплити й інші нагрівачі), але й спіралі для нагрівання цементаційних реторт і електропечей. Діаметри дроту цих спіралей від 3 до 8 мм, і зварникам найчастіше доводиться їх зварювати при стикуванні.

У перелічених групах сталей як приклади наведені тільки деякі марки, застосовувані для зварних виробів.

За міцністю сталі умовно поділяють на три групи:

- сталі звичайної міцності (низьковуглецеві);

- сталі підвищеної міцності (низьколеговані);

- сталі високої міцності.

Залежно від вмісту легуючих елементів сталі поділяються на чотири групи:

- вуглецеві – легуючі елементи навмисно не вводяться;

- низьколеговані – сумарний вміст легуючих елементів до 2,5%;

- середнєлеговані – легуючих елементів від 2,5 до 10%;

- високолеговані – легуючих елементів більш 10%.

Для зварних конструкцій застосовуються вуглецева, низьколегована й   ( у незначній кількості) середньолегована сталі.

Вуглецева сталь залежно від вмісту вуглецю поділяється на:

- низьковуглецеву, із вмістом вуглецю до 0,25%;

- середньовуглецеву, із вмістом вуглецю від 0,25 до 0,6%;

- високовуглецеву, із вмістом вуглецю від 0,6 до 1,7%.

Властивості і якість сталі оцінюють за механічними характеристиками і хімічним складом.

11.3	Вплив різних компонентів сталі на її властивості

і зварюваність

Вуглець (У) підвищує границю текучості і тимчасовий опір сталі, однак пластичність і зварюваність сталі зменшуються. Тому у зварних конструкціях застосовуються тільки низьковуглецеві сталі, із вмістом вуглецю до 0,25 %.

У дужках зазначена умовна позначка елемента в марках сталей.

Кремній (С) розкислює сталь, тому його кількість зростає від киплячої до спокійної сталі. Він, як і вуглець, але в меншому ступені, збільшує границю текучості й тимчасовий опір, але трохи погіршує зварюваність, стійкість проти корозії й сильно знижує ударну в'язкість. Шкідливий вплив кремнію може компенсуватися підвищеним вмістом марганцю.

Марганець (Г) збільшує границю текучості та тимчасовий опір сталі, незначно знижуючи її пластичні властивості й мало впливаючи на зварюваність.

Мідь (Д) трохи підвищує міцність сталі та збільшує стійкість її проти корозії. Надлишковий (більше 1,0 %) вміст міді сприяє старінню сталі.

Алюміній (Ю) добре розкислює сталь, нейтралізує шкідливий вплив фосфору, трохи підвищує її ударну в'язкість.

Азот (А) у незв'язаному стані збільшує крихкість сталі, особливо при низьких температурах, і сприяє її старінню. У хімічно зв'язаному стані з алюмінієм, ванадієм, титаном і ніобієм азот, утворюючи нітриди, стає легуючим елементом, що поліпшує структуру сталі та її механічні властивості. Азоту в металі шва утримується до 0,1 %.

Нікель (Н), хром (X), вольфрам (В), молібден (М), титан (Т), бор (Р) є легуючими компонентами, що поліпшують ті або інші механічні властивості сталі, а нікель ще завжди поліпшує її зварюваність.

Але в сталях ще є неминучі домішки, які впливають на механічні та конструкційні характеристики.

Фосфор різко зменшує пластичність і ударну в'язкість сталі, а також робить її холодноламкою (крихкою при мінусових температурах). Допускається у сталях не більше 0,08 %.

Сірка трохи зменшує характеристики міцності сталі і, головне, робить її червоноламкою, крихкою й схильною до утворення тріщин при температурі 800…11000С, що спричиняє появі зварювальних тріщин. Допускається у сталях 0,02…0,06%, у деяких до 0,01 %.

Кисень, водень і азот, які можуть потрапити до розплавленого металу з повітря та залишитися там, погіршують структуру і зварюваність сталі та сприяють збільшенню її крихкості. У сталях кисню допускається не більше 0,2 %. У металі шва кисню, як правило, не більше 0,05 %, водню – 3... 20 см3/100 г.

Залежно від ступеня розкислення розрізняють спокійну (сп), напівспокійну (пс) і киплячу (кп) сталі. Охолодження спокійної сталі при розливі її у виливниці відбувається спокійно, без бурхливого виділення газів, що утримуються в ній, і утворення газових порожнин, що призводять згодом до внутрішніх пороків і розшарування металу при прокаті. Спокійна сталь має кращу структуру й однорідну будову. Ці показники в напівспокійній і киплячій сталях відповідно нижчі, тому для відповідальних конструкцій з більшими зусиллями, а також при знакозмінних і вібраційних робочих навантаженнях у вузлах застосовують спокійну сталь, а в менш відповідальних – напівспокійну й навіть киплячу.

За своєю структурою низьковуглецева сталь є однорідним кристалічним тілом, що складається із зерен (кристалів) фериту, що займають майже весь об'єм сталі, а також перлітних і цементитних включень між зернами фериту й по його гранях.

Мікроструктура низьковуглецевої сталі являє собою зерна фериту (мають світле фарбування) і перліту (темні) (рис. 35).

Рисунок 35 - Мікроструктура низьковуглецевої сталі

Вкраплення й прошарки перліту, обволікаючи зерна фериту, створюють як би тверду й пружну «сітку» навколо м'якого й пластичного фериту. Така будова сталі пояснює її роботу під навантаженням і пластичні властивості.

Структура низьколегованих і середнєлегованих сталей схожа на структуру низьковуглецевої сталі. Властивості міцності низьковуглецевих сталей підвищуються завдяки введенню різних легуючих елементів, які входять до фериту, розчинюються у ньому, і цим його зміцнюють. Крім того, карбідоутворюючі легуючі елементи, через різні карбіди, додатково зміцнюють сітку прошарків між зернами фериту.

Для металу шва й ділянки перегріву зони термічного впливу (ЗТВ) вуглецевих і низьколегованих сталей характерна так звана відманштеттова структура (тобто  структура ферито-перлітна з голчастою формою фериту). Така ж структура спостерігається у випадках сильного перегріву сталі та крупнозернистості – у литих виробах і виробах, надто перегрітих у процесі гарячої обробки.

12   ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Термічна обробка сталі й, як окремий випадок, термічна обробка зварних з'єднань включає різні операції теплового впливу на метал, при якому відбуваються різні зміни будови, фазового стану, напруженого стану й, відповідно, властивостей, рівня вільної енергії фаз, величини й розподілу мікро- і макронапружень.

Призначення термічної обробки зварних з'єднань:

- зняття або зниження рівня залишкових зварювальних напружень;

- відновлення або поліпшення структурного стану й властивостей металу в ЗТВ, на яку вплинуло нагрівання зварювальним джерелом теплоти;

- рекристалізація й поліпшення якості з'єднань в результаті протікання дифузійних процесів при методах зварювання тиском.

12.1	Загальні положення термічної обробки

зварних з'єднань

Для різних за складом та фазово-структурним станом сталей і їхніх зварних з'єднань залежно від поставленої мети застосовують різні види термічної обробки, пов'язані з різними умовами нагрівання до певної температури, тривалістю перебування при цій температурі, різними умовами охолодження. При цьому під розходженнями в умовах охолодження мають на увазі як різну швидкість охолодження, так і східчасте охолодження із затримкою зниження температури на певний час.

Існують різні підходи до класифікації видів термічної обробки зварних з'єднань – за температурою нагрівання, швидкості охолодження, впливу на властивості й т.ін.  Розглянемо види термічної обробки сталей з погляду їхнього впливу на властивості різних зон і зварного з'єднання в цілому. Термічна обробка впливає:

- на зміну фазового стану та мікроструктури сталі, на підвищення мікро- і макронапружень;

- на підвищення міцності та в'язкості сталі, на зниження рівня залишкових зварювальних напружень.

Відомо, що різні фази в сталях мають різну кристалічну будову, хімічний склад і мікроструктуру. Ці розходження і являють собою основи для зміни властивостей сталі та рівня внутрішніх напружень. У сталях можуть існувати, наприклад, тверді розчини на основі γ-заліза – аустеніт з різним вмістом вуглецю і легуючих елементів. Ця фаза є порівняно м'якою (НВ 190...300) і дуже в'язкою.

Ударна в'язкість аустенітних сталей 2..3 МДж/м2. Вона має підвищену холодостійкість, що досягається в основному легуванням нікелем. Стійкості цієї фази до розпаду й переходу в інші фази при охолодженні сприяє легування вуглецем, марганцем, нікелем, хромом, азотом і іншими елементами. Тому сталі, що зберігають аустенітний стан після охолодження до нормальної й більш низької температури, містять велику кількість нікелю або марганцю, або обох елементів разом і часто легуються азотом. Аустеніт є також основою багатьох жароміцних сталей. Це пов'язане з тим, що швидкість дифузії в аустеніті нижче, ніж в іншій фазі – фериті, який теж може бути основою сталі. Знижена швидкість дифузії сповільнює коагуляцію зміцнюючих дисперсних фаз при експлуатаційних нагріваннях аустенітних сталей. Крім того, сам характер руйнування аустенітного сплаву із ГЦК гратами визначає його підвищену жароміцність. Для підвищення жароміцності аустенітних сталей їх легують елементами (Mo, W, V, Al, Ti і ін.), що дають стійкі дисперсні фази – карбіди або інтерметаліди, які сплав зміцнюють.

У зв'язку з тим, що аустенітні сталі містять велику кількість нікелю й хрому, вони мають підвищений опір електрохімічній корозії. Крім того, наявність в аустеніті значної кількості хрому викликає утворення на поверхні захисної пасивної плівки.

Таким чином, аустеніт є основою (матрицею) високолегованих сталей, що мають спеціальні властивості – високі холодостійкість, жароміцність і кислотостійкість.

Іншою фазою, що може бути основою нелегованих і низько- або середнєлегованих сталей, є ферит. Як відзначалося, ферит – розчин вуглецю в α-залізі – також є м'якою фазою, більш м'якою і менш в'язкою, чим аустеніт (НВ 90…200, KCU=0,8…1,0 МДж/м2). Ферит не має високої холодостійкості, жароміцність сталей на основі фериту значно нижче, ніж сталей на основі аустеніту. Низько- і середнєлеговані феритні сталі не кислотостійкі, кислотостійкі тільки феритні сталі з більшим вмістом хрому – за рахунок наявності на їхній поверхні пасивної плівки окислів хрому.

Карбідна фаза являє собою хімічну сполуку вуглецю з одним або декількома металами. Карбіди можуть мати твердість до НВ 3000, а іноді й трохи вище. Найбільш м'яким є карбід заліза, що має твердість НВ 1050. Карбіди є крихкою фазою. Для процесів, що відбуваються при термічній обробці, наявність карбідів у сталі має велике значення, тому що однією з умов нагрівання при зміцнюючій або розміцнюючій обробці є розчинення карбідів при нагріванні з переходом в γ-твердий розчин вуглецю й легуючих елементів. Карбіди можуть зміцнювати сталь і при їхньому виділенні в дисперсній формі з фериту або аустеніту у процесі старіння.

Інше значення карбідів при термічній обробці полягає в тім, що за певних умов охолодження конструкційних сталей після нагрівання до аустенітного стану, найчастіше при охолодженні на повітрі або високому відпуску загартованої сталі, карбіди з певною часткою фериту утворюють нові фази – перліт і сорбіт, які володіють гарним сполученням міцності й в'язкості (особливо сорбіт).

У конструкційних вуглецевих, низько- і середнєлегованих сталях особливе значення має нерівноважна фаза – мартенсит. Вона являє собою пересичений розчин вуглецю в α-залізі, утворюється по особливому механізму й має високу міцність і твердість (тим вище, чим більше утримується в мартенситі вуглецю) і низькими пластичністю й ударною в'язкістю.

Зміни структури, що відбуваються при різних операціях термічної обробки, вносять свій внесок у зміну властивостей сталей. Зміна структури, що складається в зміні розмірів і стану фазових складових, визначає зміни в русі й гальмуванні дислокацій і тим самим опір деформації й граничну величину деформації при навантаженні сталі. Наявність в аустенітній або феритній матриці надлишкової фази в дисперсному стані або навіть у стані передвиділення приводить до розосередженого множинного блокування руху дислокацій і тим самим до значного зміцнення сталі. При цьому, природно, трохи знижуються пластичність і ударна в'язкість сталі. До утворення таких виділень найчастіше призводить нагрівання із тривалою витримкою при температурі 300…6000С залежно від складу сталі (старіння).

Збільшення тривалості нагрівання, а більшою мірою підвищення його температури, сприяють розвитку дифузійних процесів, що викликають збільшення розмірів виділень надлишкової фази (карбідів, інтерметалідів). Зменшується кількість точок блокування дислокацій, розчищаються окремі ділянки основи сталі, що супроводжується розміцненням і підвищенням пластичності й ударної в'язкості. Такі процеси коагуляції надлишкової фази відбуваються при відпуску і відпалу сталі.

Важливим є утворення мартенситу.

При утворенні мартенситу з аустеніту, що пов'язано з переходом γ-заліза, у якому розчинність вуглецю висока (>2 %), в α-залізо, у якому рівноважна розчинність вуглецю вкрай низька (< 0,01 %), весь вуглець, що втримувався в аустеніті, фіксується в α-залізі, утворюючи дуже пересичений нерівновагий розчин. Таке пересичення α-твердого розчину вуглецем призводить до сильних перекручувань кристалічних грат α-заліза, зрушенням в атомних площинах і, як наслідок, до створення високої щільності дислокацій. Ступінь перекручування грат α-заліза й щільність дислокацій тим вище, чим вище вміст вуглецю у сталі.

Перехід γ→α пов'язаний зі збільшенням об'єму. Для сталі А → М перетворення пов'язане зі збільшенням об'єму приблизно на 1... 4 %, залежно від вмісту у сталі вуглецю.

При локальному нагріванні й охолодженні сталевих виробів між загартованою й незагартованою зонами виникають зональні напруження, які тим вище, чим більше вуглецю у сталі. Ці напруження при охолодженні зростають завдяки різниці коефіцієнтів об'ємного стиску таких зон.

Треба також мати на увазі, що мартенсит є метастабільною нестійкою фазою, і при збільшенні рухливості атомів при нагріванні починає переходити у стійкий фазовий стан (Ф + К). При цьому з мартенситу виділяються карбіди в дуже дрібному (дисперсному) стані. Ці карбіди, якщо сам мартенсит є низьковуглецевим, можуть його зміцнювати, створюючи ефект старіння. При подальшому підвищенні температури нагрівання (відпуску) відбуваються відокремлення й коагуляція карбідів з відповідною зміною властивостей.

Тепер варто зупинитися на характеристиці різних видів термічної обробки, зв'язуючи їх із процесами зміни властивостей, що відбуваються в зонах зварних з'єднань, які піддаються тепловому впливу зварювального джерела теплоти.

Для різних за складом сталей вплив зварювальної теплоти на зони, що примикають до зварного шва, буде різним. Відповідно до цього різними будуть завдання наступної термічної обробки зварних з'єднань.

Гартування аустенітних сталей полягає в нагріванні до температури 1050…12000С, залежно від складу сталі, з наступним охолодженням на повітрі, у маслі або воді. При такій обробці в аустеніті розчиняються карбіди, і сталь стає більш гомогенною, однорідною, часто чисто аустенітною. Таку обробку називають аустенітизацією.

Гартування конструкційних сталей полягає в нагріванні до температури, що на 50…1000С вище температури завершення переходу фериту в аустеніт, невеликій витримці для забезпечення завершення цього переходу й охолодженні зі швидкістю, більшою за критичну. Звичайно для конструкційних сталей температура нагрівання для гартування перебуває в межах від 820 до 920 °С у залежності від вмісту у сталі вуглецю й легуючих елементів. Тривалість витримки після прогріву близько 20 хв. Охолодження сталей у воді, маслі або на повітрі також залежить від вмісту легуючих елементів у сталі. У результаті гартування конструкційних сталей основною фазою в них повинен стати мартенсит, що має високу міцність, низькі в'язкість і пластичність.

Високий відпуск загартованих конструкційних сталей складається з нагрівання до температури, що нижче температури переходу перліту в аустеніт (Ас1). Звичайно для сталей різного складу температура високого відпуску різна й перебуває в межах від 550 до 650 0С. При високому відпуску загартованих конструкційних сталей відбувається розпад мартенситу з утворенням дрібної феритно-цементитної суміші – сорбіту. При більш високій температурі відпуску частки суміші виходять більшими. Розпад мартенситу й утворення сорбіту обумовлюють зниження міцності й підвищення пластичності та ударної в'язкості сталі. Високий відпуск конструкційних сталей є завершальною операцією термічної обробки, що дозволяє одержати гарне сполучення міцності й ударної в'язкості.

Старіння з виділенням нової фази в дисперсному виді із твердого розчину призводить до блокування руху дислокацій і, відповідно, до підвищення міцності сплаву й деякому зниженню його пластичності й ударної в'язкості. Така обробка використовується в основному для жароміцних аустенітних, низьковуглецевих, високолегованих мартенситностаріючих і низьковуглецевих низьколегованих конструкційних сталей. Для створення дисперсної фази, якою можуть бути карбіди, інтерметаліди й карбонітриди, в аустенітні жароміцні сталі вводять ванадій, ніобій, титан, молібден, алюміній; у конструкційні низьколеговані сталі – ванадій, алюміній, азот; у високолеговані мартенситно-старіючі – молібден, титан, нікель, кобальт. Старіння також є завершальною термічною обробкою після гартування, яке обумовлює розчинення великих часток другої фази та  наступне її виділення при старінні, але вже в дисперсному виді. Температура старіння може становити від 300 до 650 0С.

Нормалізація являє собою нагрівання до температури трохи вище температури нагрівання під гартування з наступним охолодженням на повітрі. Таку операцію проводять для нормалізації зерна в сталі. При цьому забезпечуються перекристалізація й здрібнювання зерна перегрітої сталі (наприклад, при гарячій пластичній деформації), одержання рівноважного зерна у сталі після холодної пластичної деформації, деяка гомогенізація й здрібнювання зерна металу виливків. Нормалізація застосовується як операція термічної обробки заготовок перед їхньою механічною обробкою, як підготовча операція перед гартуванням з відпуском для забезпечення рівномірності властивостей після цих операцій.

Цей вид термічної обробки застосовується, як правило, для вуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей. Для конструкційних сталей з підвищеним вмістом легуючих елементів (2...4 % Ni, 3...5 % Сг, >1,5 % Mn) застосування нормалізації неефективно, тому що для цих сталей охолодження на повітрі після нагрівання до аустенітного стану може призвести до часткового або повного утворення мартенситу.

Відпуск для зняття напружень не переслідує мети зміни фазового стану або структури сталі, однак ці зміни дуже часто супроводжують такий відпуск. Метою розглянутої операції є зниження мікро- або, частіше, макронапружень у виробі.

Мікронапруження в сталях є наслідком одержання нерівноважних фаз із високою вільною енергією або нерівномірними фазовими перетвореннями. Відпуск шляхом теплового впливу та збільшення рухливості атомів, що утворюють кристалічні грати заліза або розчинених у ній атомів легуючих елементів, сприяє переходу системи в більш рівноважний і однорідний стан, зниженню рівня вільної енергії й, відповідно, зниженню мікронапружень, що локалізуються на рівні осередків кристалічних грат й зерен. Утворення пересичених твердих розчинів, яким, насамперед, є мартенсит гартування, пов'язане з наявністю більших перекручувань через пересичення атомами вуглецю елементарного осередку α-заліза. Ці перекручування породжують мікронапруження у гратах, викликані силами атомної взаємодії утворюючих її атомів. Відпуск, навіть низький, сприяє початку розпаду перенасиченого розчину (мартенситу), передвиділенню й виділенню з нього атомів вуглецю, зменшенню перекручувань грат й зниженню мікронапружень. Таким чином, для сталей, загартованих на мартенсит, зниження рівня мікронапружень починається з температури ~150 0С і завершується після закінчення виділення вуглецю із грат α-заліза й початком коагуляції карбідів, що утворилися (350…4500С). Іншим фактором, що створює мікронапруження, є деформація – перекручування кристалічних грат механічним впливом (наклеп). Таке перекручування кристалічних грат викликається підвищенням рівня вільної енергії й появою мікронапружень. Зняти ці напруження можна при нагріванні на 150…2500С. Процес цей часто називають поверненням (повернення до неспотворених кристалічних грат).

Виникнення мікронапружень позначається на властивостях сталі – підвищується міцність і знижується ударна в'язкість, тому зняття мікронапружень призводить до деякого зниження міцності й підвищенню ударної в'язкості.

Явища, що викликають макронапруження, інші. Вони пов'язані з нерівномірністю або неодночасністю об'ємних змін у сталі. Об'ємні зміни, що відбуваються при термічній обробці й зварюванні, пов'язані з термічним розширенням сталі при нагріванні та термічним стиском при охолодженні. Іншою причиною об'ємних змін є зміна об'єму, що супроводжує структурні перетворення у сталі. Так, при охолодженні А → (Ф + П)-перетворення пов'язане зі зміною питомого об'єму металу на 1 %, а А → М-перетворення – зі зміною до 4 %. Особливо важливо те, що А → М-перетворення йде при температурі, при якій метал втрачає пластичність, властиву йому при підвищеній температурі (наприклад, для нелегованої сталі при температурі не вище 450 0С), і зміни об'єму, що відбуваються, викликають, в основному, пружні деформації.

Якщо пружні зміни об'єму відбуваються при нагріванні, то виникаючі напруження є тимчасовими, тому що вони зникнуть, коли весь метал виробу, або в якій-небудь його частині, перейде у пластичний стан і буде легко деформуватися в результаті напружень, що були.

Якщо пружні зміни об'єму відбуваються при охолодженні, то виникаючі внаслідок цього напруження є залишковими (постійними).

Сумарні залишкові напруження при термічній обробці будуть визначатися підсумовуванням (накладенням) залишкових напружень від теплової зміни об'єму й структурних змін. При цьому треба мати на увазі, що напруження від структурних змін будуть залежати від вмісту вуглецю у сталі й швидкості охолодження. Тому для середнєвуглецевих сталей (на відміну від низьковуглецевих) після гартування сумарні залишкові напруження будуть відрізнятися від залишкових напружень після нормалізації або відпалу.

12.2  Залишкові напруження у зоні зварного з'єднання

При термічній обробці в період нагрівання у виробі можуть виникати значні тимчасові напруження. Ці напруження будуть особливо великі, поки при нагріванні не відбудеться перехід зовнішніх шарів у пластичний стан. Напруження будуть особливо великі між пружним зовнішнім шаром, що розширився, і пружною серцевиною, що не розширилася.

Такі умови відповідають прогріву зовнішніх шарів нетеплотривких сталей до 300 0С, а теплотривких сталей – навіть до 450 0С. У цей період нагрівання під впливом великих тимчасових напружень у виробі можуть виникати тріщини. Схильність до утворення тріщин у цей період нагрівання може збільшуватися через  зміну властивостей сталі при зазначеному нагріванні у зв'язку із проявом впливу дисперсних виділень, якщо вони при цьому утворяться. Тому для сталей, схильних до старіння при нагріванні на 200…4500С, мірою запобігання появи тріщини може бути зменшення швидкості нагрівання.

Оскільки при охолодженні після відпуску структурні перетворення не відбуваються, характер і величина залишкових напружень визначаються тільки тепловим стиском. Ці напруження у виробі за величиною можуть бути більшими, ніж напруження, що виникають після гартування, оскільки немає процесів структурних перетворень, що зменшують теплові напруження. Для зниження рівня напружень, що виникають при охолодженні після відпуску, треба зменшувати швидкість охолодження, а отже, і градієнт температур між зовнішніми й внутрішніми шарами. Однак треба враховувати той факт, що в деяких сталей, схильних до дисперсійного зміцнення в інтервалі 650…3000С, або до відпускної крихкості, уповільнене охолодження може викликати несприятливу зміну властивостей. Підхід до вибору умов охолодження після відпуску для кожної сталі має бути індивідуальним.

Закономірності виникнення залишкових зональних напружень у зоні зварного з'єднання аналогічні розглянутим загальним закономірностям. При зварюванні вирішальне значення має локальність нагрівання. Тому залишкові напруження у зварного з'єднання виникають між металом, що нагрівався й не нагрівався. Оскільки зварюванню, як правило, піддають низьковуглецеві сталі, вирішальне значення для виникнення залишкових напружень, мають теплові зміни об'ємів, а структурні зміни відіграють другорядну роль.

Основною причиною виникнення тимчасових напружень є різниця температур (і відповідна їй різниця об'ємів) металу, що перебуває у пружному стані, ЗТВ і сталі, що зварюється. Після охолодження всього перетину (зварного з'єднання) позначається різниця в об'ємних теплових змінах в основному металі шва й ЗТВ, що призводить до виникнення залишкових напружень. Структурні залишкові напруження при зварюванні можуть виникати тільки в зонах, що нагрівалися вище температури Ас1 – у ЗТВ, і шві. Для зварювання низьковуглецевої сталі вони будуть невеликі, тому сумарні залишкові напруження будуть, в основному, визначатися тепловою складовою залишкових напружень. При зварюванні низьковуглецевих легованих сталей, що частково гартуються (15Х5М, 12ХМ й ін.), швами низьковуглецевих сталей, що не гартуються (типу 08А, Х18Н10, Х23Н13), роль структурних напружень у виникненні залишкових напружень трохи збільшується завдяки структурним перетворенням у ЗТВ. При зварюванні тих же сталей аналогічними їм за складом зварними швами зростає роль структурних перетворень і відповідного збільшення об'єму металу шва. Структурні напруження в цьому випадку будуть зменшувати роль теплових напружень. Виходячи з розглянутої схеми виникнення залишкових напружень у зварному з'єднанні, залишкові напруження за висотою однопрохідного шва будуть відповідати епюрі на рисунку 36, а, а залишкові напруження у кореневому шарі – епюрі на рисунку 36, б. Зона зварного шва, а іноді й прилеглі ділянки навколошовної зони, піддаються дії напружень, що розтягують. Ці напруження перебувають у пружній ділянці й можуть досягати границі текучості. При тривалому впливі на метал вони можуть викликати жолоблення й мимовільне руйнування (уповільнене руйнування). На навантаженій конструкції, підсумовуючись із напругою зовнішніх сил, залишкові напруження сприяють появі непередбаченої деформації, а також руйнуванню.

а)

а)

а - залишкові напруження за висотою однопрохідного шва;

б - залишкові напруження у кореневому шарі

Рисунок 36 - Схема залишкових напружень у зварному з'єднанні

Способи зниження залишкових зварювальних напружень можуть бути технологічними й термічними. Технологічні способи зводяться, в основному, до регулювання погонної енергії при зварюванні й дотриманню спеціальної послідовності зварювання. Термічними способами є попередній підігрів перед зварюванням або безпосередньо при зварюванні виробів, що зварюються, (локальне або загальне) і високий відпуск. Підігрів виробів, що зварюються, зменшує градієнт температур між різними зонами зварного з'єднання й зменшує різницю температурних об'ємних змін у металі. Крім того, підігрів, підвищуючи температуру металу в зоні теплового впливу, визначає протікання розпаду переохолодженого аустеніту при більш високій температурі з утворенням більш рівноважних структур.

Високий відпуск є основною термічною операцією, що дозволяє істотно знизити залишкові зварювальні напруження в результаті протікання процесу релаксації. Найбільше зниження залишкових напружень досягається при тривалості відпуску 1,5...2 г. Температура відпуску сталей залежить від їхньої вихідної границі текучості.

Відпал з нагріванням вище температури Ас3 вважається гомогенізаційною термічною обробкою. Для гомогенізації складу сталі при відпалі потрібне тривале нагрівання (кілька годин). При нетривалому нагріванні гомогенізація буде частковою. При відпалі конструкційної сталі одночасно з гомогенізацією знімаються залишкові напруження й рекристалізується структура, отримана після холодної деформації. Обов'язковою умовою відпалу є повільне охолодження після нагрівання (50…1000С/год). Таке охолодження забезпечує одержання великих скоагульованих карбідних виділень у феритній матриці, мінімальний рівень залишкових напружень, низьку твердість і міцність конструкційної сталі. Однак холодостійкість конструкційної сталі після відпалу невелика через більші розміри зерен фериту.

Внаслідок високої температури, необхідної для відпалу, великої тривалості нагрівання й дуже повільного охолодження таку термообробку не застосовують для зварних з'єднань з місцевим нагріванням зони зварювання. У деяких випадках вона може бути корисною при обробці всього зварного виробу в печі.

12.3  Дефекти зварного шва, які залежать від структури

металу, що зварюється

Зі збільшенням ступеня легованості сталей, що зварюються, особливо хімічними елементами, які сприяють дисперсійному твердінню, значно зростає ймовірність утворення тріщин при повторному нагріванні зварних з'єднань у процесі наступної термічної обробки (відпуску), так званих тріщин при термічній обробці (ТТО). Механізми, відповідальні за утворення ТТО, можна умовно поділити на дві групи залежно від їхнього впливу на пряме й відносне розміцнення меж зерен.

Пряме розміцнення є наслідком зерногранічної сегрегації легуючих і примісних елементів, адсорбції газів, виділення крихких фаз, появи в результаті високотемпературного просковзання і мартенситного перетворення високої щільності недосконалостей кристалічних грат та утворення субмікроскопічних або макроскопічних зародкових дефектів.

Відносне розміцнення, що є в більшості випадків основним фактором, проявляється в результаті процесу дисперсійного твердіння, викликаного виділенням часток термічно стійких вторинних фаз. При витримці, прийнятої в процесі термічної обробки, дисперсійне твердіння низько- і середнєлегованих сталей проявляється в температурному інтервалі 500…7000С, у якому і відзначається поява ТТО, що викликано, у першу чергу, утворенням карбідів молібдену та ванадію.

Одним з найважливіших показників зварюваності термічно зміцнених сталей є схильність до розміцнення під впливом термічного циклу зварювання. Явище розміцнення закономірно для сталей з нестабільною структурою, тому що структура термозміцненої сталі має більший запас вільної енергії, чим рівноважна феритно-карбідна суміш, що утворюється в умовах зварювального нагрівання й охолодження в ЗТВ зварних з'єднань при загальноприйнятій технології зварювання. Залежно від хімічного складу сталі ефект розміцнення проявляється в певному інтервалі максимальних температур нагрівання.

Значне розміцнення спостерігається в термозміцнених сталях перлітного класу при зварюванні за загальноприйнятою технологією для нормалізованих і гарячекатаних сталей. Термічно зміцнені сталі з бейнітною і бейнітно-мартенситною структурами в меншому ступені піддаються розміцненню. Відзначена обставина пов'язана із впливом окремих легуючих елементів на грати заліза, перекручування яких супроводжується підвищенням твердості й міцності металу. Ступінь підвищення твердості металу залежить від умов охолодження.

Розміцнення є результатом прояву ряду процесів: коагуляції карбідів, зміни їхнього складу, зниження щільності дислокацій, зменшення напружень другого роду, зросту блоків мозаїки,  рекристалізації фериту.

Поряд з ділянкою розміцнення у зоні термічного впливу спостерігається ділянка підгартування. Ступінь підвищення твердості металу цієї ділянки визначається хімічним складом сталі та термічним циклом зварювання. У ряді випадків наявність ділянки підгартування може з'явитися причиною зниження конструктивної міцності зварних посудин, що працюють під тиском, і появи холодних тріщин.

Результати проведених до теперішнього часу досліджень свідчать про негативний вплив розміцнення на конструктивну міцність зварних з'єднань, особливо при двоосьовому напруженому стані, характерному для умов експлуатації посудин, що працюють під тиском. У зв'язку із цим схильність до розміцнення при зварюванні знижує ефективність, а в ряді випадків стримує промислове використання термозміцнених сталей у зварних конструкціях, викликаючи обґрунтовані побоювання  проектувальників і технологів.

У виробництві посудин, що працюють під тиском, значний інтерес викликають сталі перлітного класу, відносно простих за хімічним складом, але які сполучають підвищену міцність і ударну в'язкість із достатньою пластичністю.

Існує два підходи до забезпечення рівноміцності зварних з'єднань. Перший заснований на зниженні значень критичної швидкості гартування за рахунок легування, зміни структурного складу сталей, підвищення ступеня гомогенізації аустеніту. Другий заснований на підвищенні швидкості охолодження до критичної за допомогою примусового супутнього охолодження.

12.4	Термічна обробка зварних з'єднань

аустенітних сталей

Високолеговані хромонікелеві сталі навіть при відсутності додаткового легування малими кількостями карбідоутворюючих елементів (молібдена, титана, ніобія та ін.) найчастіше не є однорідними аустенітними, а після гарячої або холодної прокатки містять у різних кількостях ферит і карбіди. Ці фази аустенітної сталі можуть бути присутніми одночасно. Наявність фериту й карбідів в аустенітній сталі помітно позначається на властивостях. Часто ці фазові складові знижують корозійну стійкість сталей, а також негативно позначаються на її пластичності й ударній в'язкості. Для одержання однофазного аустенітного стану сталі піддають аустенітизації. Для аустенітизації сталей із вмістом вуглецю до 0,1 % потрібне нагрівання від 750 до 950 0С у рівноважних умовах (тривале нагрівання). При наявності в сталі карбідоутворюючих елементів інтервал температур буде збільшуватися. Тому практично при термічній обробці температура аустенітизації становить 1050…11500С. Наступне нагрівання загартованої аустенітної сталі також призводить до фазових змін. Нагрівання до температури 500 0С призводить до виділення із загартованого аустеніту карбідів. Це викликає підвищення міцності сталі, зниження її пластичності, ударної в'язкості й корозійної стійкості. При більш високому нагріванні (850…9000С) процес розчинення карбідів проходить дуже повільно, а в сталі з активними карбідоутворюючими елементами розчинення взагалі не відбувається, навпаки, може початися повільне їхнє виділення. При такому протіканні процесів підвищення міцності сталі й зниження її пластичності буде меншим, чим при нагріванні до 750 0С. Корозійна стійкість сталі при нагріванні до 900 0С підвищується й наближається до корозійної стійкості загартованої сталі.

При зварюванні аустенітних сталей розподіл температур у ЗТВ призводить до того, що в ній створюються ділянки різного фазового складу. Якщо врахувати, що тривалість перебування металу при високій температурі в ЗТВ невелика, то розглянуті вище процеси зміни фазового стану аустенітних сталей при зварюванні зрушаться убік більш високих температур. Так, чисто аустенітною зоною буде зона, що нагрівалася при зварюванні вище температури 1100 0С. У зоні, що нагрівалася приблизно в інтервалі 900…10000С, можуть залишитися частки карбідів, що не розчинилися. Однак ця зона буде близька до чисто аустенітної й у порівнянні із зоною, що нагрівалася до більш високих температур, буде мати більш дрібні зерна аустеніту. За властивостями у стані після зварювання без додаткового нагрівання ці зони будуть характеризуватися підвищеною в'язкістю й корозійною стійкістю.

Однак якщо при експлуатації ці ділянки будуть піддаватися додатковому нагріванню в інтервалі 500…6500С, то в них почнеться процес виділення карбідів, навіть у тих випадках, якщо в сталі втримуються активні карбідоутворюючі елементи Ti або V (правда, повільніше буде проходити процес).

Причиною зниження корозійної стійкості зварних з'єднань аустенітних сталей у зазначених зонах вважають збідніння меж зерен аустеніту хромом при виділенні з них карбідів, що містять, як правило, хром. У зв'язку із цим корозія в навколошовній зоні протікає по межах зерен (міжкристалічна корозія). Для запобігання такої корозії в навколошовних зонах зварних з'єднань аустенітних сталей, що експлуатуються в корозійно-активних середовищах при підвищених температурах, їх варто піддавати термічній обробці, що полягає в тривалому (3...5 год) нагріванні при 900 0С. Таке нагрівання одночасно з виділенням карбідів з аустеніту призводить до розвитку дифузійних процесів усередині аустенітних зерен і до збагачення хромом примежових  ділянок зерна, звідки хром перейшов у карбіди.

Для таких зварних з'єднань гартування або нормалізація з високих температур (1000…11500С) неприпустима, оскільки вони призводять до  аустенітизації, виділення карбідів і зниження стійкості, до міжкристалічної корозії в навколошовній зоні при 500…6500С.

Для зварних з'єднань, які експлуатуються в корозійно-активних середовищах без нагрівання (температура до 300 0С), гартування або нормалізація з високої температури є припустимою.

У зоні зварного з'єднання, нагрітої до 900 0С, можна чекати деякого підвищення міцності й зниження пластичності, а також корозійної стійкості металу в результаті виділення з розчину карбідів. Для цієї зони післязварювальне гартування з температури 1050…11500С буде корисним з метою відновлення властивостей. У зоні зварного з'єднання, що нагрівається до 700 0С, процеси карбідоутворення також будуть протікати досить активно й позначаться на зміні властивостей, тому для цієї зони гартування також буде корисним.

В інших зонах зварних з'єднань аустенітних сталей істотних змін фазового стану й властивостей не відбувається, хоча тривала експлуатація при температурі 400…5000С може викликати виділення карбідної фази в дисперсному виді. Короткочасне нагрівання на цю ж температуру при зварюванні до таких змін фазового стану не призводить.

Таким чином, гартування зварних з'єднань високолегованих аустенітних сталей є раціональною операцією, якщо зварні з'єднання не експлуатуються в корозійно-активних середовищах при температурі 500…6500С.

Аустенітні сталі доцільно застосовувати для конструкцій, що працюють при низьких температурах, тому що вони мають високу холодостійкість і зберігають ударну в'язкість. Найбільш високу в'язкість аустенітних сталей при гомогенному стані можна досягти аустенітизацією – гартуванням з 1050…11500С.

Аустенітний метал шва при однаковому ( або хімічному складі, що відрізняється) металу шва й основного металу, як правило, має більш низьку в'язкість і холодостійкість, ніж сталь, що зварюється. Це пов'язано з особливостями кристалічної будови металу шва. Через відсутність перекристалізації при охолодженні після зварювання метал шва має порівняно крупнозернисту  транскристалічну будову. Аустенітизація, підвищуючи гомогенність металу шва, трохи підвищує його ударну в'язкість і холодостійкість. У той же час високий відпуск (~ 650 0С), що проводився для зняття напружень, а також стабілізуючий відпал з нагріванням до 850 0С погіршують ударну в'язкість і холодостійкість.

У жароміцних аустенітних сталях, що працюють при температурах до 650 0С, поряд із хромонікелевою або хромонікелевомарганцевою основою втримується значна кількість елементів (Mo, V, Nb й ін.), що утворюють карбідну або інтерметалідну зміцнюючу фазу. З метою утворення карбідної зміцнюючої фази й для стабілізації аустеніту до цих сталей іноді вводять підвищену кількість вуглецю (до 0,4 %).

Присутність у сталі титану, ніобію, цирконію, що дають стійкі важкорозчинні карбіди, для гомогенізації аустеніту при термічній обробці вимагає більш високого нагрівання (~ 1200 0С), що може й не забезпечити повного розчинення карбідів. Іншою особливістю аустенітних жароміцних сталей, що має значення при термічній обробці, є висока температура (700…8000С) нагрівання – старіння, необхідна для виділення зміцнюючої фази. Для того щоб при експлуатації жароміцні аустенітні сталі перебували в стабільному стані, перед експлуатаційною термічною обробкою повинне бути тривале нагрівання до температури на 100…1500С вище температури експлуатації. Ефективно подвійне старіння – перше при температурі, близькій до температури експлуатації (650 0С), а друге – при 800 0С. Проведення старіння  двома стадіями при наявності в сталі карбідів різної природи призводить до того, що в об'ємі сталі створюються локальні не зміцнені карбідами зони. При навантаженні ці зони стають зонами релаксації напружень, що призводить до підвищення пластичності й ударної в'язкості сталі.

Деяку стабілізацію властивостей може дати старіння при 650…9000С протягом 3...5 год без попередньої аустенітизації. Однак у цьому випадку зберігається неоднорідність властивостей зварного з'єднання й не гарантується відсутність локальних руйнувань при експлуатації.

Зварні з'єднання жароміцних аустенітних сталей на невідповідальних конструкціях і конструкціях з великим запасом міцності можна експлуатувати без усякої термічної обробки після зварювання. Природно, при цьому не будуть використані всі можливості жароміцних аустенітних сталей за рівнем властивостей і стабільності при експлуатації.

12.5	Термічна обробка зварних з'єднань

низьковуглецевих сталей

Низьковуглецеві нелеговані сталі термічній обробці не піддаються. У деяких випадках з метою здрібнювання зерна, зняття слідів наклепу, поліпшення оброблюваності різанням ці сталі піддають нормалізації. При нормалізації також поліпшується їхня холодостійкість. Питання про термічну обробку зварних з'єднань цих сталей є більш складним. Раціональною термічною обробкою для них є нормалізація й високий відпуск. Призначення того або іншого виду термічної обробки або відмова від неї визначаються багатьма умовами: товщиною елементів, що зварюються, умовами зварювання, призначенням і умовами праці виробу.

Нормалізація зварних з'єднань може забезпечити деяке поліпшення властивостей внаслідок перекристалізації й здрібнювання зерна, тому термообробка раціональна при одношаровому зварюванні під флюсом металу великої товщини, при електрошлаковому зварюванні, при ручному дуговому зварюванні електродами зі стрижнем діаметром 5...6 мм. Нормалізація поліпшує мікроструктуру металу шва й ЗТВ, підвищує в'язкість металу цих зон і їх холодостійкість. Нормалізація раціональна при нагріванні всього виробу. Локальне нагрівання для нормалізації тільки зони зварного з'єднання може призвести до створення залишкових напружень розтягання в цій зоні, не менших залишкових напружень, що виникають після зварювання. Зменшувати швидкість охолодження при нормалізації нераціонально, тому що це не дозволяє забезпечувати необхідний ефект – здрібнювання зерна.

Високий відпуск зварних з'єднань  низьковуглецевих сталей не змінює структурного стану металу. Його призначення складається у зниженні рівня залишкових зварювальних напружень, які при експлуатації можуть вплинути на працездатність конструкції. Високий відпуск може бути як локальним, так і загальним, швидкість охолодження після локального відпуску бажано обмежити, щоб знизити величину залишкових напружень, пов'язаних з локальністю нагрівання.

Однією з найважливіших умов, що визначають необхідність проведення термічної обробки зварних з'єднань з низьковуглецевих сталей, є контактування їх із середовищами, здатними викликати корозійне розтріскування (лугу, наводнюючого середовища). Схильність до корозійного розтріскування зварних з'єднань низьковуглецевих сталей, що не гартуються, визначає наявність пружних або пластичних деформацій металу, викликаних зовнішніми або внутрішніми напруженнями, а частіше їхньою сумою. Зовнішні напруження можна змінювати, регулюючи навантаження на виріб, а внутрішні – технологією зварювання або відпуском після зварювання.

Роль технології зварювання може бути різною. Підігрів перед зварюванням або в процесі зварювання зменшує градієнт температур між зоною зварного з'єднання й основним металом і тим самим знижує величину залишкових зварювальних напружень. Багатошарове зварювання невеликими валиками буде сприяти зниженню рівня залишкових напружень, тому що при зварюванні кожного наступного шару буде відбуватися нагрівання попередніх і, відповідно, зниження залишкових напружень. Важливо також, при якій температурі навколишнього повітря здійснювалося зварювання - низька температура буде викликати збільшення температурного градієнта й зріст залишкових напружень. Значення має й швидкість охолодження після зварювання – зменшення швидкості охолодження за допомогою теплоізоляції зварного з'єднання буде сприяти зниженню рівня залишкових напружень. До зниження швидкості охолодження буде вести збільшення погонної енергії при зварюванні (за інших рівних умов). Тому проведення термічної обробки залежить від технології зварювання.

Для призначення технології термічної обробки має значення вміст вуглецю в сталі й товщина металу, що зварюється. Робочі й залишкові напруження, як ми вже відзначали, підвищуються зі збільшенням вмісту вуглецю, величина напружень також зростає зі збільшенням товщини зварюваного металу, що відповідно збільшує необхідність проведення відпуску після зварювання. Орієнтовні режими термічної обробки зварних з'єднань наведені в таблицях 8...11.

Таблиця 8 - Режими термічної обробки зварних з'єднань зі сталі 10,

які працюють поза середовищами, що викликають

корозійне розтріскування

| Товщина металу, що зварюється, мм | Вид зварювання | Температура, 0С |  | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 25 | Будь-який | Будь-яка | Відсутній | Не потрібна |
| 25...45 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище -15 | Відсутній | Те ж |
|  |  | Нижче -15 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |
|  | Автоматичне під флюсом із шарами більше 8 мм, електрошлакове | Вище -15 | Відсутній | Те ж |
|  |  | Нижче -15 | Відсутній | Відпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |

Продовження таблиці 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Більше 45 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 650 0С |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
|  | Автоматичне під флюсом із шарами більше 8мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
|  | Електрошлакове | Будь-яка | Відсутній | Нормалізація |

Таблиця 9 - Режими термічної обробки зварних з'єднань

зі сталі 10, які працюють у середовищах, що викликають

корозійне розтріскування

| Товщина металу, що зварюється, мм | Вид зварювання | Температура, 0С |  | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 14 | Будь-який | Будь-яка | Відсутній | Не потрібна |
| 14...25 | Багатошарове с валиками висотою до 4 мм | Вище -5 | Відсутній | Те ж |
|  |  | Нижче -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |
|  | Автоматичне під флюсом в 1...2 шари | Вище -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |
| 26...40 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібно |
|  | Автоматичне під флюсом із шарами 8 мм і більше | Вище -5 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -5 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 150 | Відпуск при 550 ºС |

Продовження таблиці 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Більше 40 | Багатошарова з валиками висотою до 4 мм | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Відпуск при 550 ºС |
|  | Автоматична під флюсом із шарами 8 мм і більше | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Відпуск при 550 ºС |

Таблиця 10 - Режими термічної обробки зварних з'єднань із сталей 20

і Ст3сп, які працюють поза середовищами, що

викликають  корозійне розтріскування

| Товщина металу, що зварюється, мм | Вид зварювання | Температура, 0С |  | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| До 20 | Будь-який | Будь-яка | Відсутній | Не потрібна |
| 20...40 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Не потрібно |
|  | Автоматичне під флюсом із шарами більше 8 мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
| Більше 40 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 250 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Не потрібна |
|  | Автоматичне під флюсом із шарами більше 8 мм | Вище -10 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Не потрібна |
|  |  | Нижче -10 | Відсутній | Відпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Відпуск при 550 ºС |

Таблиця 11 - Режими термічної обробки зварних з'єднань зі сталей 20

і Ст3сп, які працюють у середовищах, що викликають

корозійне розтріскування

| Товщина металу, що зварюється, мм | Вид зварювання | Температура, 0С |  | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| До 12 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище 0 | Відсутній | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 550°С |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  | Будь-який в 1...2 шари | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 550°С |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 600°С |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
| Товщина металу, що зварюється, мм | Вид зварювання | Температура, 0С |  | Термообробка |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| 13...20 | Багатошарове зваликами висотою до 4 мм | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 550°С |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 600 С |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
| 13...20 | Кожна в 1...2 шари | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 650°С |
|  |  |  | 150 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 600°С |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
| 21...35 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 600°С |
|  |  |  | 200 | Не потрібна |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 600°С |
|  |  |  | 200 | Відпуск при 550°С |
|  | Будь-який в 1...4 шари | Вище 0 | Відсутній | Відпуск при 650°С |
|  |  |  | 200 | Відпуск при 550 С |
|  |  | Нижче 0 | Відсутній | Відпуск при 650°С |
|  |  |  | 250 | Відпуск при 550 С |
| Більше 35 | Багатошарове з валиками висотою до 4 мм | Вище 5 | Відсутній | Відпуск при 600°С |
|  |  |  | 250 | Відпуск при 550°С |
|  |  | Нижче 5 | Відсутній | Відпуск при 650°С |
|  |  |  | 250 | Відпуск при 550°С |
|  | Шарами більше 7 | Вище 5 | Відсутній | Відпуск при 6500С |
|  |  |  | 300 | Відпуск при 6000С |
|  |  | Нижче 5 | Відсутній | Відпуск при 650°С |
|  |  |  | 300 | Відпуск при 600°С |

12.6	Термічна обробка зварних з'єднань

низьколегованих сталей для будівельних конструкцій

Термічну обробку зварних з'єднань з низьколегованих сталей для будівельних конструкцій у ряді випадків проводять не тільки з метою зняття залишкових зварювальних напружень, але й для усунення наслідків впливу зварювального нагрівання на фазовий стан і структуру ЗТВ, а в деяких випадках і поліпшення структури металу шва.

За тими змінами структури й властивостей, які можуть відбуватися в ЗТВ, низьколеговані сталі можна поділити на три групи:

- Сталі, у яких при зварюванні в ЗТВ може відбутися утворення елементів нерівноважних структур (бейніту й мартенситу), які обумовлюють деяке зміцнення цих ділянок і зниження їхньої пластичності, ударної в'язкості й холодостійкості.

- Сталі, у яких досягнутий комплекс властивостей пов'язаний зі зміцненням дисперсною фазою (карбідами, нітридами).

- Сталі, у яких властивості визначаються дуже дрібнозернистою будовою й наявністю дисперсної зміцнюючої фази.

До першої групи відносяться сталі, леговані 1,3...1,8%Мn, а іноді до 0,9 % Сг. Незважаючи на низький вміст вуглецю (0,12...0,18%), у ділянках ЗТВ таких сталей, що нагрівалися вище 10000С з наступним відносно швидким охолодженням, у результаті тепловідводу у холодний основний метал відбувається утворення елементів нерівноважних структур. Про утворення елементів нерівноважних структур свідчить більш висока твердість ЗТВ (НВ 220…240) у порівнянні зі ЗТВ нелегованих сталей (до НВ 180) навіть із більш високим вмістом вуглецю.

До цієї групи відносяться сталі 10Г2, 09Г2С, 09Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД, 17Г1С, 14ХГС й ін. Призначення термічної обробки зварних з'єднань (табл.. 12) – створення умов для розпаду елементів нерівноважних структур і відновлення властивостей у ЗТВ сталі, що зварюється. Такою обробкою є високий відпуск, що може бути корисним з тією же метою й для металу шва, якщо він виконаний електродами або дротами, що дають метал з підвищеним вмістом марганцю (більше 0,9 %), наприклад УОНИ-13/65, хрому (більше 0,6 %) і молібдену (0,15 %), наприклад дріт Св-08ХМ, Св-08МХ. У певній мірі необхідність термічної обробки зварних з'єднань розглянутих сталей пов'язана з товщиною металу, що зварюється, умовами зварювання і умовами експлуатації зварної конструкції – робочою температурою й наявністю середовищ, здатних викликати корозійне розтріскування (див. табл. 12).

Комплекс властивостей сталей другої групи досягається виділенням дисперсної зміцнюючої фази карбідів або карбонітридів. До цієї групи відносяться сталі 15Г2АФ, 17Г2САФ, 12Г2ФАЮ й ін. Дисперсна зміцнююча карбонітридна фаза, що обумовлює підвищення міцності в результаті впливу на обмеження зросту зерна, призводить також до підвищення в'язкості й холодостійкості.

Високий комплекс властивостей сталей третьої групи – малоперлитних і бейнітних (і ті й інші – з регульованою прокаткою) досягається за рахунок ефекту термомеханічного зміцнення, що забезпечує дуже дрібнозернисту структуру, і ефекту зміцнення дисперсною карбідною, а можливо, й інтерметалідною фазою.

Таблиця 12 - Режими термічної обробки зварних з'єднань

низьколегованих низьковуглецевих сталей

для зварних будівельних конструкцій

| Робоче середовище | Товщина металу, що зварюється, мм | Температура, 0С |  | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повітря при зварюванні | підігріву |  |
| Корозійно-активне | До 25 мм | Вище -20 | - | - |
|  |  | Нижче -20 | 150 | - |
|  | Більше 25 мм | Вище -10 | 150 | - |
|  |  | Нижче -10 | 150 | Відпуск при 600 0С |
| Таке, що викликає корозійне розтріскування | До 25 мм | Не нижче -10 | 150 | Те ж |
|  | Більше 25 мм | Не нижче 0 | 250 | - // - |

У ЗТВ всіх цих сталей повинні відбуватися укрупнення зерна й коагуляція, а поблизу шва – і розчинення зміцнюючої фази. Такі зміни будови у фазовому стані супроводжуються зміною властивостей – зниженням міцності й ударної в'язкості ЗТВ. Однак зміна властивостей ЗТВ цих сталей при зварюванні можна звести до мінімуму, знижуючи погонну енергію й збільшуючи швидкість охолодження після зварювання. Справа в тому, що короткочасне нагрівання при зварюванні сталей третьої групи не приводить до істотного розчинення зміцнюючої фази, що містить ванадій, ніобій і молібден (стійких карбідів або карбонітридів), або до їхньої коагуляції.

Дисперсна фаза, що зберігається, перешкоджає зросту зерна в ділянках нагрівання ЗТВ. Термічна обробка зварних з'єднань сталей цієї групи не виконується. Деяке поліпшення властивостей зварних з'єднань, але тільки сталей 15Г2АФ, 17Г2САФ, 12Г2АФЮ, може бути досягнуте при нормалізації тільки для всього виробу. При локальному нагріванні зони зварного з'єднання може відбутися істотне погіршення властивостей у ділянках переходу від нагрітої зони до холодного металу за рахунок коагуляції карбідної фази при тривалому нагріванні у процесі нормалізації.

Для сталей типу 15Г2АФ має сенс проводити локальний високий відпуск при температурі 500 0С, тому що в ЗТВ цих сталей можуть утворюватися елементи нерівноважних структур. Температура відпуску повинна бути обмежена зазначеним значенням, тому що при більш високому нагріванні може відбутися коагуляція дисперсної зміцнюючої фази.

Для підвищення ефективності використання металу застосовують деякі низьколеговані будівельні сталі в термічно поліпшеному стані – після гартування й високого відпуску.

Це дозволяє приблизно на 15 % підвищити міцність сталі і, відповідно, зменшити металоємність конструкцій. Такій обробці піддають сталі 17Г1С, 16ГС, 30ХГСА, 30ХГСНА й ін. При зварюванні цих сталей нагрівання металу в навколошовній зоні призводить до розміцнення ділянки, що піддавалася нагріванню вище температури 550 0С. Післязварювальною термічною обробкою, що відновлює властивості ЗТВ таких зварних з'єднань, може бути тільки повна термічна обробка – гартування з високим відпуском. Режим повинен бути аналогічним режиму термічної обробки, яка раніше проводилася для сталі, що зварюється. Високий відпуск зварних з'єднань у розглянутому випадку не може викликати відновлення властивостей розміцненої ділянки ЗТВ. Високий відпуск зварних з'єднань термозміцнених сталей може бути доцільний тільки з метою зниження рівня залишкових напружень (наприклад, при зварюванні виробів великої товщини) і розпаду нерівноважних структур у ділянці ЗТВ, що нагрівались при зварюванні вище 900 0С (особливо при зварюванні сталей з підвищеним вмістом вуглецю й легуючих елементів: 30ХГСНА, 30ХГСА, 20ХГСА й ін.). Температура високого відпуску зварних з'єднань не повинна бути вище температури відпуску при термічній обробці сталі, що зварюється.

При зварюванні термополіпшених сталей велике значення має швидкість зварювання. Розмір розміцненої ділянки буде зменшуватися зі збільшенням швидкості зварювання. При цьому, залежно від властивостей сталі, що зварюється, і перетину виробу, розміри розміцненої ділянки менше певної величини не будуть призводити до зниження міцності зварного з'єднання внаслідок ефекту контактного зміцнення за рахунок прилеглих ділянок металу з підвищеною міцністю.

Істотний вплив на зменшення розмірів зони і ступеня розміцнення може зробити регулювання термічного циклу зварювання за рахунок супутнього охолодження.

12.7	Термічна обробка зварних з'єднань

низьколегованих теплотривких сталей

Низьколеговані теплотривкі сталі, як правило, містять до 0,2 % С, 1...2 % Сг (тільки сталі типу 15Х5М містять до 6 % Сг - з метою підвищення опору корозії), до 0,5 % Мо й до 0,3 % V (12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х5М). Зварювання цих сталей обумовлює деякі особливості структурних перетворень у ЗТВ і їхньої термічної обробки (табл. 13).

Таблиця 13 - Режими термічної обробки зварних з'єднань

низьколегованих теплотривких сталей

| Сталь | Тип металу шва | Товщина металу, що зварюється, мм | Темпера- тура підігріву, 0С | Термообробка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12МХ 15ХМ | 09МХ | 10 11...25 >25 | – 150 200 | Відпуск при 680...7100 С протягом 1год. Нормалізація при 930...9500С протягом 0,25 год. Відпуск при 680...7100С протягом 1год. Те ж, протягом 1,5 год. | Відпуск локальний або цілком виробу, нормалізація всього виробу |
| 12Х1МФ 15Х1М1Ф | 09Х1МФ | 10 11...25 >25 | 150 200 250 | Відпуск при 720...7400 С протягом 3 год. Те ж, протягом 3...4 год. Те ж, протягом 4 год. | Допускається загальна нормалізація з нагріванням до 9800 С протягом 0,25… .0,5 год після прогріву |
| 15Х5М | 10Х5МФ | 10 11...25 >25 | 200 250 300...350 | Відпуск при 740...7600 С протягом 3 год. Те ж, протягом 3...4 год. Те ж, протягом 5 год. | Відпуск локальний або цілком виробу |

Особливості перетворень у ЗТВ пов'язані з тим, що вхідні до сталі легуючі елементи підвищують стійкість аустеніту, що утворюється при нагріванні, призводячи тим самим його до розпаду при охолодженні в області низьких температур з утворенням дисперсних і частково нерівноважних структур розпаду. У зв'язку із цим твердість металу в ЗТВ цих сталей помітно підвищується й може доходити до НВ 350. Тому відпуск зварних з'єднань цих сталей необхідний не тільки для зниження рівня зварювальних напружень, але і для розпаду нерівноважних структур, зниження твердості й підвищення ударної в'язкості з метою зниження небезпеки крихких руйнувань цих з'єднань.

Легування сталей хромом, молібденом і ванадієм викликає утворення карбідів з підвищеною стійкістю до розчинення, тому при короткочасному зварювальному нагріванні ці карбіди розчиняються в більш нагрітих ділянках ЗТВ, ніж карбіди більшої частини низьколегованих будівельних сталей, що робить ділянку з підвищеною твердістю більш вузькою у низьколегованих теплотривких сталей у порівнянні з низьколегованими будівельними. Цей же ефект визначається більш високими значеннями критичних температур у розглянутих сталей. Підвищення критичної температури Aс1 визначає більш високу температуру відпуску при термічній обробці низьколегованих теплотривких сталей (730…7400С), ніж у вуглецевих нелегованих і низьколегованих сталях для будівельних конструкцій (550…6500С).

Низьколеговані теплотривкі сталі частіше застосовують у термічно обробленому стані: після нормалізації з високим відпуском і, рідше, після гартування з відпуском. У процесі такої термічної обробки перед зварюванням у сталях створюється дрібнозерниста структура з рівномірно розподіленими дрібними частками карбідів. Природно, що зварювання псує структуру сталі в ЗТВ: в областях, прилежних до сплавлення, ростуть зерна й з'являються елементи нерівноважних структур в області, що нагрівалася вище 900 0С. У ділянках, що нагрівалися до більш низьких температур (700…9000С), відбувається укрупнення карбідних виділень і деяке зниження міцності.

У зв'язку із цим корисно (там, де можна) відновлювати властивості зварних з'єднань шляхом нормалізації з високим відпуском. Однак така обробка може бути раціональною тільки в тому випадку, якщо нагріванню піддається весь виріб. При локальному нагріванні нормалізація може призвести до погіршення структури й властивостей перехідної ділянки між областю, що нагрівалася, і ненагрітим металом, що залишився.

Значення термічної обробки не обмежується тільки впливом на будову й властивості ЗТВ зварних з'єднань низьколегованих теплотривких сталей, вона має значення й для поліпшення властивостей металу шва при зварюванні таких сталей електродами, що дають метал шва (типу 09МХ, 09Х1МФ, 10Х1М1НФБ), за складом близьким до сталі, що зварюється. На будову металу шва найкраще впливає нормалізація, що забезпечує перекристалізацію й здрібнювання зерна. Високий відпуск придатний тільки для локального нагрівання, тому що і у ЗТВ, і в металі шва призводить до розпаду нерівноважних структур, зниження твердості та рівня залишкових напружень, підвищення ударної в'язкості.

Для сталей 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х5М при товщині металу більше 20 мм нагрівання до 400 0С роблять зі швидкістю до 300 0С/год, охолодження після зварювання до 300 0С – зі швидкістю до 300 0С/год. Термічна обробка повинна виконуватися не більш ніж через 3 доби після зварювання сталей 12Х1М і 15Х1М1Ф усіх товщин і не більш ніж через добу після зварювання сталі 15Х5М усіх товщин.

12.8  Термічна обробка зварних з'єднань

високолегованих хромистих сталей

Високолеговані хромисті сталі містять від 11 до 28 % Сг. Термічна обробка зварних з'єднань цих сталей визначається фазовим і структурним станом ЗТВ і металу шва після зварювання, що залежить, в основному, від вмісту в сталі хрому, вуглецю й нікелю. Деяке значення може мати додаткове легування сталі невеликими кількостями молібдену, вольфраму, ванадію, ніобію й інших елементів.

Про процеси, які можуть протікати у високохромистих сталях при нагріванні й охолодженні, і, відповідно про фазовий і структурний стан металу ЗТВ і шва можна судити за діаграмами стану багатокомпонентних сплавів, що досить складно. Потрібно враховувати, що в сплавах заліза з вуглецем збільшення вмісту хрому веде до звуження γ-області. У безнікелевих високохромистих сталях в умовах зварювального нагрівання може протікати α ↔ γ-перетворення, тому структура може бути частково або повністю мартенситною, тому що при високому вмісті легуючих елементів у сталі, що зварюється, або в металі шва γ→α-перетворення при охолодженні, як правило, відбувається в області знижених температур (нижче Мн) з утворенням мартенситу (повністю або частково).

Сплави, які при нагріванні не перетерплюють α → γ-перетворення, залишаються феритними. Особливість однофазних феритних сталей – підвищена схильність до зросту зерна. Навіть наявність невеликої кількості карбідів практично не перешкоджає зросту зерна. Зріст зерна, як правило, супроводжується погіршенням властивостей. Для сталей з повним або частковим α↔γ-перетворенням, у яких у металі шва або ЗТВ може бути значна кількість мартенситу, раціональною операцією термічної обробки є відпуск на температуру в межах стабільного існування α-фази. Термічна обробка зварних з'єднань феритних сталей без α ↔ γ-перетворення не може поліпшити їхні властивості. Навпаки, у результаті можливого зросту зерна навіть при високому відпуску властивості можуть погіршуватися.

При термічній обробці зварних з'єднань високохромистих сталей необхідно вважати й на інші обставини. Високий вміст хрому й інших легуючих елементів знижує теплопровідність сталей, а це веде до збільшення градієнта температури за перетином, що супроводжується зростом тимчасових напружень при нагріванні і залишкових – при охолодженні. Зменшення градієнта температур за перетином може бути досягнуто зниженням швидкості нагрівання та охолодження при термічній обробці. Однак феритні та напівферитні хромисті сталі при повільному нагріванні в інтервалі 470…5000С можуть окрихчуватися. Тому в цьому інтервалі температур нагрівання й охолодження сталей, чутливих до відпускної крихкості другого роду, не повинні відбуватися з низькими швидкостями.

При термічній обробці зварних з'єднань високохромистих сталей необхідно також ураховувати призначення та умови роботи конструкції. Для теплотривких високохромистих сталей термічна обробка повинна забезпечити необхідні для конструкції жароміцність і жаропластичність. Для цього зварні з'єднання жароміцних високохромистих сталей найчастіше піддають відпуску при 720…7700С.

Якщо конструкція з високохромистих сталей працює в корозійно-активних середовищах, то для запобігання схильності до міжкристалічної корозії проводять стабілізуючий відпал. Однак стабілізуючий відпал при 850…9000С, звичайний для аустенітних сталей, може призвести до погіршення механічних властивостей і стійкості до міжкристалічної корозії високохромистих сталей у зв'язку з активним випаданням при цій температурі надлишкових фаз. Для високохромистих сталей, що працюють у корозійно-активних середовищах, застосовують або відпуск при 710…7500С, або гомогенізацію при нагріванні в межах 1000…11000С.

Таким чином, термічна обробка зварних з'єднань високохромистих сталей визначається багатьма факторами й, насамперед, структурами сталей, що зварюється, і металу шва, призначенням і умовами роботи конструкції (табл. 14).

Таблиця 14 - Режими термічної обробки зварних з'єднань

високохромистих сталей

| Сталь | Структура | Тип металу шва | Температура підігріву, ºС | Термо- обробка | HV, МПа, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Х13 15Х11МФ 18Х11МНФБ | Мартенсит | 10Х13 06Х14 12Х11МНФ 12Х11ВНМФ | 300 | Відпуск при 680...7600С Те ж, при 740...7700С Те ж | 5000/2000 4000/2000 4500/2000 |
| 12Х13 15Х12ВНМФ 14Х17Н2 | Мартенсит + +ферит | 10Х13 06Х14 Аустеніт 12Х17, 12Х13 | 250...350 | Відпуск при 700...7500С або відпал при 8800С Відпуск при 700...7500С Те ж | 4000/1800 4500*/2000 4000/1800 |
| 08Х13 08Х17ТТ 15Х25Т | Ферит | 12Х13 12Х17 Аустеніт | 200 | – – – | 2000/- 2300/- 2500/- |
| 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т | Ферит + +аустеніт | Аустеніт Аустеніт | 150 | – – | 2500/- 2500/- |

Примітка. У чисельнику - твердість до термічної обробки, у знаменнику - після термічної обробки.

*  Твердість ЗТВ.

13  НАПЛАВЛЕННЯ ТА НАПЛАВНІ МАТЕРІАЛИ.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Наплавлення займає важливе місце в сучасній техніці й технології відновлення зношених і зміцнення нових деталей. Застосування наплавлення дозволяє значно підвищити надійність вузлів і деталей зі спеціальними властивостями. Наплавлення – це процес нанесення на поверхню деталі шару потрібної товщини й потрібних властивостей, що відрізняються від властивостей деталі. Наплавлений шар може володіти, наприклад, підвищеною зносостійкістю, антикорозійністю, антифрикціонністю.

Область застосування наплавлення: різні прокатні валки сталепрокатних станів наплавляються новими, перед запуском в експлуатацію (дротом ЗХ2У8); ущільнювальні поверхні межі пари й води – наплавляються новим хромонікелевим сплавом; поршні й штоки гідравліки гірських машин – наплавляються в процесі виготовлення бронзою (антифрикційною) дротом     Бр. КМЦ- 3-1; хрестовини залізничних колій; опорні ролики рольгангів, візків, тракторів і екскаваторів (гусеничних); колеса мостових кранів, штампи вирубні; вихлопні клапани автомобільних двигунів (шаром Х20Н80Т – ніхром); ножі плужних лемешів; деталі екскаваторів і землесосів; засипні апарати доменних печей; різальний інструмент і т.д.

Перелічена номенклатура показує важливість наплавних процесів.

  - Зносостійкий наплавлений метал. Особливості будови

та властивості

Наплавлення робочих поверхонь виробів твердосплавними покриттями різного складу й будови виконується, як правило, з метою підвищення опірності абразивному зношуванню. Наносять такі покриття найчастіше методами ручного й механізованого дугового, плазмо-дугового й, рідше, газоплазмового наплавлення. Твердосплавні покриття звичайно являють собою високовуглецеві сплави на основі заліза, за складом й будовою вони близькі до інструментальних сталей і чавунів. Рідше застосовують матеріали з невисоким вмістом вуглецю (0,4...0,7%)

В останні роки з метою підвищення зносостійкості сталі застосовують матеріали на нікелевій основі для поверхневого армування методами плазмового й газоплазмового напилювання й плазмо-дугового наплавлення. Умови впливу на метал абразивного середовища й руйнування його металевої поверхні визначають необхідний склад, мікробудову, фазовий стан і властивості наплавленого металу.

Залежно від розмірів і властивостей абразивних часток, а також характеру впливу абразиву на поверхню металу (тертя по монолітному абразиві, тертя по сипучому абразиві, ударно-абразивне зношування й ін.) руйнування металу може бути пов'язане із впровадженням у нього абразиву й наступним процесом мікрорізання або процесом деформування, наклепу й руйнування наклепаного металу. При ударно-абразивному зношуванні також може мати місце крихке руйнування металу поверхні. Багаторазовий вплив на металеву поверхню абразиву здатний викликати втомне руйнування. Однак в усіх відзначених випадках первісним актом, що призводить до руйнування, є впровадження абразиву в поверхню металу.

Для протидії такому впливу абразивного середовища метал повинен мати тверду складову. Такою складовою у металі можуть бути карбіди, бориди, карбобориди, карбонітриди, інтерметалідні сполуки, а в ряді випадків ці функції деякою мірою може виконувати мартенсит. Природно, що тверді частки карбідів й інших сполук для найбільш ефективного використання повинні міцно втримуватися матрицею – основою сплаву. Однак матриця сплаву повинна не тільки добре втримувати тверді частки, але й забезпечити протидії абразиву й підвищення зносостійкості. Матрицею, що  підвищує зносостійкість, є мартенсит. Властивості мартенситної матриці залежать від вмісту в ній вуглецю. Низьковуглецевий мартенсит буде мати знижену зносостійкість, але завдяки високій у порівнянні з високовуглецевим мартенситом в'язкості буде краще втримувати включення твердих зносостійких часток і забезпечувати підвищення опору ударним навантаженням, характерним при ударно-абразивному зношуванні. При підвищенні вмісту вуглецю в мартенситі зносостійкість при терті по абразиву буде безупинно підвищуватися. При ударно-абразивному зношуванні підвищення зносостійкості буде відбуватися тільки до певного вмісту вуглецю в мартенситі, після чого буде знижуватися. У нелегованих сталях із вмістом вуглецю приблизно до 1,2 % після гартування й низького відпуску вільні карбіди у структурі практично відсутні, і зміна вмісту вуглецю в сталі змінює вміст вуглецю в мартенситі, що дозволяє судити про зносостійкість мартенситної матриці.

Після високого відпуску загартованих сталей їхній структурний стан характеризується феритною матрицею з карбідами. Підвищення вмісту вуглецю в сталі в цьому випадку є показником збільшення кількості карбідної фази. Зносостійкість феритної матриці істотно нижче, ніж мартенситної, особливо при ударно-абразивному зношуванні, де велике значення має опір матеріалу ударному впровадженню в метал абразиву. Збільшення кількості карбідів більш ефективно впливає на зносостійкість при терті по абразиву й менш ефективно – при ударно-абразивному зношуванні.

Вплив вмісту вуглецю в наплавленому металі при абразивному й ударно-абразивному зношуванні пов'язаний з характером руйнування поверхні, що зношується. При абразивному зношуванні особливе значення має опір металу впровадженню й переміщенню впровадженої абразивної частки. Цей комплекс характеристик визначається опором металу пружним і пластичним деформаціям (силовий показник). Показовою характеристикою властивостей при цьому може бути твердість металу і твердість його окремих фазових складових. Хоча не завжди твердість може однозначно характеризувати стійкість наплавленого металу проти абразивного зношування. Наприклад, при однаковій твердості металу в мартенситному й мартенситно-карбідному станах зносостійкість в останньому стані буде вищою.

При ударно-абразивному зношуванні важливого, а іноді й визначального значення набуває енергетичний показник властивостей металу, пов'язаний з його опором динамічному впливу абразиву. У цьому випадку зріст силового показника властивостей металу, наприклад, твердості, не свідчить про зріст зносостійкості, якщо при цьому одночасно не буде зростати енергетичний показник руйнування.

Показником стійкості проти ударно-абразивного зношування може бути сполучення силового і енергетичного показників властивостей (міцності й в'язкості). Наприклад, при ковзанні по абразиву більше зносостійкими є сталі після гартування і низького відпуску (більш тверді й менш в'язкі), а при ударно-абразивному зношуванні – сталі після гартування та високого відпуску (менш тверді й більше в'язкі).

Крім мартенситу й фериту, матрицями зносостійкого наплавленого металу можуть бути аустеніт і ледебурит. Аустенітна матриця має ряд переваг перед феритною. Аустеніт більш в'язкий і міцний і краще втримує тверді частки карбідів й інших виділень. Крім того, аустеніт може бути повністю або частково нестійким (нестабільним) і перетерплювати перетворення в мартенсит при пластичній деформації, що супроводжує процес зношування, а це призведе до додаткового підвищення зносостійкості як при терті по абразиву, особливо при підвищеному тиску на абразив, так і при ударно-абразивному зношуванні.

Для зносостійкого наплавленого металу особливо сприятливо, коли при зношуванні наявний у матриці аустеніт частково зберігається, а частково перетворюється на мартенсит (30...50 %). Це дозволяє при збереженні в'язкості сплаву підвищити його зносостійкість.

Ледебурит може бути матрицею у високовуглецевому легованому наплавленому металі. Назвати ледебурит матрицею можна умовно, тому що він містить значну кількість фериту, мартенситу або аустеніту. Однак однотипність і відносна однорідність дозволяють вважати його основою, у якій розміщуються додаткові включення твердих фаз, найчастіше карбідів і боридів.

Таким чином, з огляду на наведене раніше про тверді фази й матрицю зносостійкого наплавленого металу, можна визначити, що за структурно-фазовим станом вони можуть бути мартенситними (М), мартенситно-карбідними (М+К), феритно-карбідними (Ф+К), аустенітно-карбідними (А+К), ледебуритно-карбідними (Л+К) і зі змішаними матрицями, що складаються з М+А, М+Ф, А+Л, М+Л. Характерні структури наплавленого металу наведені на рисунку 37.

З огляду на те, що наплавлений метал використовується в роботі найчастіше без термічної обробки, його структурно-фазовий стан і зносостійкість визначаються головним чином вмістом вуглецю й легуючих елементів.

Структурний стан зносостійкого наплавленого металу визначається його складом. Однак вплив може зробити і технологія наплавлення (тепловий режим процесу).

а – мартенситно-карбідна;	 б – аустенітно-карбідна;

в – ледебуритно-карбідна; г — ледебуритно-аустенітна;

д – аустенітно-мартенситна з карбідами

Рисунок 37 - Характерні мікроструктури зносостійкого

наплавленого металу

Збільшення погонної енергії при наплавленні, збільшення сили зварювального струму, зменшення швидкості переміщення наплавного електрода (джерела теплоти) викликає збільшення тривалості існування ванни рідкого металу та зменшенню швидкості охолодження наплавленого металу. Те ж досягається при попередньому підігріві наплавного металу. Такі умови викликають збільшення розмірів фаз, що кристалізуються, наприклад, первинних карбідів. У зв'язку із цим умови ведення процесу наплавлення повинні бути жорстко регламентовані, щоб уникнути погіршення властивостей наплавленого металу.

13.2  Роль легування зносостійкого наплавленого металу

Як вже відзначалося, зносостійкий наплавлений метал є високовуглецевим. Введення в такий високовуглецевий сплав на залізній основі легуючих елементів робить двояку дію. З одного боку, карбідоутворюючі легуючі елементи беруть участь в утворенні карбідної фази й часто визначають її характер. Ряд елементів утворюють бориди, карбобориди, карбонітриди. Найбільше значення для формування властивостей наплавленого металу мають карбіди. З іншого боку, легуючі елементи впливають на характер і властивості матриці сплаву. Вплив на характер матриці пов'язаний, головним чином, зі зміною стійкості аустеніту й зміною продуктів розпаду при його охолодженні після наплавлення. Крім того, легуючі елементи на діаграмі стану «залізо – вуглець» зрушують уліво критичні точки евтектоїдного і евтектичного перетворень і сприяють утворенню чавунів при меншій концентрації вуглецю, ніж це показано на діаграмі стану «залізо – вуглець». Таким чином, легування може забезпечити одержання мартенситної, аустенітної й ледебуритної матриць, а також матриць із сумішей зазначених фаз. Важливо й те, що, регулюючи легування якісно й кількісно, можна сприятливу аустенітну матрицю зробити стабільно аустенітною й частково нестабільною, здатною до часткового перетворення на мартенсит при деформації поверхневих шарів, яке супроводжує зношування.

Вплив легуючих елементів на зносостійкість у результаті зміни природи карбідної фази або інших твердих часток пов'язане зі зміною їхньої твердості й опору руйнуванню.

Значення твердості карбідів для стійкості проти абразивного зношування пов'язане з умовами взаємодії їх із частками абразиву. При малих тисках в умовах ковзання металу по абразиву (або абразиву по металу) абразив буде вдавлюватися в металеву поверхню й потім дряпати її при ковзанні. Чим вище твердість карбідів, тим сильніше вони будуть протидіяти вдавленню й, відповідно, менш глибокими будуть подряпини.

Твердість карбідів заліза перебуває на рівні твердості кварцу, і вони не можуть зробити активного опору цьому абразиву. Найбільш ефективним для таких умов зношування повинне бути легування високовуглецевої сталі бором, коли наявність високого вмісту вуглецю утворить сполуки B4С. При малому вмісті вуглецю легування бором повинне бути менш ефективним, тому що в цьому випадку можуть утворитися бориди легуючих елементів. При цьому найменш ефективним є введення бору в низьковуглецеві високохромисті сплави, тому що борид хрому має мінімальну твердість у порівнянні з іншими боридами.

У безборидових сплавах із твердими частками карбідів найбільш ефективне легування вольфрамом і титаном, які дають найбільш тверді карбіди.

При впливі абразивних часток на тверді складові сплавів (карбіди, бориди й ін.) велике значення мають властивості матриці, в якій ці карбіди розташовані. Зі зростом міцності матриці буде підвищуватися її опір зношуванню при терті по абразиву, що викличе більш тривалу протидію абразиву твердих часток сплаву, тому що, якщо матриця буде погано протистояти зношуванню, карбіди або бориди будуть оголюватися й вивалюватися. З іншого боку, чим міцніша матриця, тим сильніше вона буде пручатися вдавленню карбіду під дією абразивних часток, що давлять на нього. Таке значення матриці буде зростати зі зростом тиску абразиву на поверхню металу.

При підвищенні тиску абразиву на поверхню металу, особливо при ударно-абразивному зношуванні, з підвищенням ролі динамічної складової вплив легуючих елементів і роль твердих часток сплаву змінюється. При високих тисках, особливо при ударно-абразивному зношуванні, з підвищенням енергії удару буде збільшуватися роль крихкості сплаву і його фазових складових. Найбільш тверді складові, які найчастіше є найбільш крихкими, будуть руйнуватися – кришитися, у результаті чого вони втратять здатність пручатися дії на метал абразивних часток.

Найбільш стійкими при відсутності ударів є спечений карбід вольфраму (реліт) і високовуглецеві сплави, які містять бор. При збільшенні енергії удару всі сплави, що містять бор, швидко втрачають свою зносостійкість. Однак сплав, що містить бор, з низьким вмістом вуглецю 12Х7В13Р зі збільшенням енергії удару краще зберігає зносостійкість, ніж сплави з високим вмістом вуглецю: 32Х25С2ГР, 32Х23С2ГРТ, 35Х15Г3Р. Щонайкраще зберігають зносостійкість при значному підвищенні енергії удару сплави, що містять вольфрам (13...15% W), з помірним вмістом вуглецю (0,9...1,6%). Безвольфрамові сплави з таким же вмістом вуглецю гірше зберігають зносостійкість при збільшенні енергії удару.

Крім карбідної та боридної фаз на зносостійкість розглянутих сплавів впливає і їхня матриця. Для сплавів 32Х25С2ГР, 32Х23С2ГРТ, 32Х15ГЗР матриця ледебуритна, що пояснює їхню низьку ударостійкість і високу зносостійкість при відсутності ударів. Найкращу ударостійкість і зносостійкість забезпечує аустенітно-мартенситна матриця з карбідами вольфраму сплавів 30Х4В17Ф, 13Х14В13Ф2. Заміна в цій матриці карбідів вольфраму на карбід хрому (сплав 15Х15М2АТ) знижує стійкість проти ударно-абразивного зношування. Ще сильніше знижує стійкість проти ударно-абразивного зношування поява боридів в аустенітно-мартенситній матриці (сплав 12Х7В13Р).

Крім карбідоутворюючих елементів і бору у зносостійкий наплавлений метал вводять некарбідоутворюючі нікель і кремній. Нікелю вводять звичайно небагато, для підвищення в'язкості фериту або аустеніту та підвищення стійкості матриці проти дії ударних навантажень. Кремній у зносостійкому наплавленому металі зміцнює матрицю й тим самим дозволяє підвищити зносостійкість сплаву при відсутності ударних навантажень.

13.3  Металознавство зварювання чавуну

Чавун – це сплав заліза з вуглецем. На відміну від сталі містить багато вуглецю, практично 2...5%, і деяку кількість марганцю, сірки, фосфору. Спеціальні чавуни мають легуючі домішки: нікель, молібден, хром, ванадій й ін.

Зварюваність чавуну. При оцінці за фізичною зварюваністю його варто віднести до групи матеріалів, що зварюються добре, а при оцінці за технологічною зварюваністю, коли потрібне зварне з'єднання без зниження якості основного металу й металу шва, чавун є сплавом, що зварюється важко.

Основні причини, що погіршують зварюваність чавуну:

1  Можливість утворення у шві та навколошовній зоні крихких і важкооброблюваних структур відбілу та гартування з дуже високою твердістю.

2  Висока рідкоплинність, низька пластичність, тому що відсутня площадка текучості, яку має сталь. Це створює напружений стан структури та призводить до тріщин.

3  Чавун не має пластичного (тістоподібного) стану і при досягненні температури плавлення миттєво переходить із твердого стану в рідкий, а при охолодженні – з рідкого у твердий.

4  Утворення поруватості: за рахунок великої кількості окису вуглецю та швидкого затвердіння розплавленого металу гази не встигають вийти. При вмісті в чавуні вуглецю 4,3% температура його плавлення порівняно невисока — 1150°С.

5  «Зріст» чавуну, тобто  схильність сірого чавуну до необоротного збільшення об'єму на 3... 5%, при нагріванні його до 300…5000С призводить до деформацій, іноді – до тріщин.

При охолодженні чавун (як вода) розширюється. Підвищена схильність чавуну до утворення крихких структур зв'язана в основному з високим вмістом у ньому вуглецю. Це явище особливо проявляється при дугових способах зварювання. При локальному нагріванні чавуну створюється перепад температур у тілі, що викликає термічні напруження.

Технологічні труднощі зварювання чавуну викликали появу безлічі способів його зварювання і їхніх різновидів, але жоден спосіб не є цілком задовільним для всіх випадків, що зустрічаються у практиці.

Тому зварювання чавуну застосовують тільки при ремонтних роботах і при усуненні дрібних дефектів у виливках. Накопичений досвід дозволяє зробити висновок, що газове зварювання є одним з надійних і нескладних способів, що дозволяють одержати наплавлений метал, по властивостях близький до основного металу чавуну. Це пояснюється термічними процесами при зварюванні, імовірністю появи в зоні сплавлення вибіленого чавуну.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1  Лившиц, Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений / Л.С. Лившиц., А.Н. Хакимов. – М. : Машиностроение, 1989. – 336 с.

2  Бєлкін, М.Я. Короткий курс лекцій з дисципліни «Металознавство, теорія і технологія металообробки» / М.Я. Бєлкін, Л.В. Плеханова. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – 72 с.

3  Материаловедение / Б.Н. Арзамасов [и др.]. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 648 с.

4  Технология конструкционных материалов / А.М. Дальский [и др.]. – М. : Машиностроение, 2005. – 592 с.

5  Металознавство / О.М. Бялік [та ін.]. – К. : Видавництво «Політехніка», 2002. – 384 с.

6  Кузін, О.А. Металознавство та термічна обробка металів / О.А. Кузін, Р.А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2002. – 304 с.

7  Лахтин, Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – М. : Машиностроение, 1990. – 528 с.

Навчальне видання

ПЛЕХАНОВА Лідія Валентинівна

МЕТАЛОЗНАВСТВО І ТЕРМІЧНА

ОБРОБКА ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Курс лекцій

Редактор                                 І.І.Дьякова

Комп’ютерна верстка               О.П. Ордіна

104/2008.          Підп. до друку                                                    Формат 60х84/16.

Папір офсетний.     Ум. друк. арк.                   Обл.-вид. арк.

Тираж              прим.       Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313,  м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.2003