М.Я. Белкин, Л.В. Плеханова

# КУРС

# лекций по дисциплине

«МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

## М.Я. Белкин, Л.В. Плеханова

# КУРС

# лекций по дисциплине

«МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

для студентов специальности

«7.092301 –Технология и оборудование сварки»

очной и заочной форм обучения

Перезатверджено на засіданні

методичної ради машинобудівного факультету

протокол № 5від 30.01.2011

##### Краматорск 2007

###### ББК 30.3

УДК 669.017:621.791+621.78.011:621.791.052

Б 97

##### Рецензенты:

Нестеренко Владимир Михайлович, к.т.н., доцент кафедры машиноведения и основ производства Славянского государственного педагогического университета

Антонов Виктор Васильевич, к.т.н., зам. главного металлурга ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»

Розглянуто сутність атомно-кристалічної будови металів, основи теорії сплавів. Приведено головні поняття про склад і будову залізовуглецевих сплавів. Розглянуто особливості формування структури зварювального шва і ЗТВ вуглецевих і легованих сталей, теоретичні основи і практичні режими технології термічної обробки зварних з’єднань. Приведено загальні відомості про наплавлення і матеріали для наплавлення.

Белкин М.Я., Плеханова Л.В.

Б 97   Курс лекций по дисциплине «Металловедение и термическая  обработка сварных соединений» для студентов специальности «7.092301 –Технология и оборудование сварки» очной и заочной форм обучения. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 136 с.

ISBN 978-966-379-179-1

Рассмотрены сущность атомно-кристаллического строения металлов, основы теории сплавов. Даны основные понятия о составе и строении железоуглеродистых сплавов. Рассмотрены особенности формирования структуры сварного шва и ЗТВ углеродистых и легированных сталей, теоретические основы и практические режимы технологии термической обработки сварных соединений. Даны общие сведения о наплавках и наплавочных материалах.

УДК 669.017:621.791+621.78.011:621.791.052

ББК 30.3

ISВN 978-966-379-179-1                      © Белкин М.Я., Плеханова Л.В., 2007

© ДГМА, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Металловедение и сварочные процессы ……………………………. 1.1 Общие сведения …………………………………………………. 1.2 Особенности нагрева металла при электрической и газовой сварке ……………………………………………………………… 2 Основные методы исследования металлов …………………………. 2.1 Структурные методы исследований …………………………….. 2.2 Методы исследования физических свойств ……………………. 2.3 Механические методы испытаний ………………………………. 3 Физическое строение металлов и его значение для сварки ………... 3.1 Роль атомного строения металлов ……………………………… 3.2 Роль кристаллического строения металлов …………………….. 4 Плавление и кристаллизация сплавов и металла сварочной ванны .. 4.1 Плавление металлов, сварочная ванна …………………………. 4.2 Закономерности кристаллизации сварного шва ……………….. 4.3 Деформация и внутренние напряжения сварных конструкций .. 4.4 Превращения в твердом состоянии. Аллотропические превращения металлов …………………………………………... 5 Диаграммы состояния сплавов и их значение при кристаллизации металла сварных соединений ……………………………………….. 5.1 Вторичные превращения в сплавах и их роль для сварных соединений. Аллотропические превращения в сплавах ………. 5.2 Распад твердого раствора ……………………………………….. 5.3 Диаграммы состояния тройных систем ………………………... 6 Железо и его сплавы …………………………………………………. 6.1 Свойства железа и углерода как компонентов железоуглеродистых сплавов …………………………………… 6.2 Диаграмма состояния «железо – цементит» ……………………. 6.3 Обозначение критических точек сталей ……………………….. 7 Теоретические основы термообработки …………………………….. 7.1 Сущность и технология термообработки ……………………… 7.2 Превращения в сталях при нагреве ……………………………... 7.3 Превращения в сталях при охлаждении ……………………….. 7.4 Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. Критическая скорость закалки ………………………………….. 7.5 Превращения мартенсита и остаточного аустенита при нагреве (отпуске) стали ………………………………. …… 8 Структурные и фазовые превращения в сталях при сварке ……….. 8.1 Фазовые превращения в стали при нагреве в процессе сварки .. 8.2 Кинетика образования и гомогенизация аустенита в условиях сварочного нагрева …………………………………. 8.3 Фазовые превращения при охлаждении ………………………... 8.4 Выделения избыточного феррита и перлитные превращения при охлаждении сварочной ванны ……………………………... 8.5 Особенности мартенситного превращения при сварке плавлением ………………………………………………………. 8.6 Промежуточные (бейнитные) превращения …………………… 8.7 Влияние длительности пребывания выше критической точки Ас3 ………………………………………………………………… 8.8 Влияние изотермической выдержки на стадии охлаждения термического цикла сварки …………………………………….. 8.9 Влияние термоциклирования на стадии охлаждения термического цикла сварки …………………………………….. 9 Влияние легирующих элементов на процессы, протекающие в сталях при сварке …………………………………………………... 10 Технология термообработки. Общие положения ………………… 10.1 Отжиг и нормализация ………………………………………... 10.2 Закалка стали ………………………………………………….. 10.3 Закаливаемость и прокаливаемость …………………………. 10.4 Способы закалки ……………………………………………… 10.5 Отпуск закаленной стали …………………………………….. 11 Свариваемость металлов и сплавов ……………………………….. 11.1 Показатели свариваемости и их оценка …………………….. 11.2 Стали для сварных конструкций …………………………….. 11.3 Влияние различных компонентов стали на ее свойства и свариваемость ………………………………………………… 12 Термическая обработка сварных соединений ……………………. 12.1 Общие положения термической обработки сварных соединений …………………………………………………….. 12.2 Остаточные напряжения в зоне сварного соединения ……… 12.3 Дефекты сварного шва, зависящие от структуры свариваемого металла ………………………………………… 12.4 Термическая обработка сварных соединений аустенитных сталей ………………………………………………………….. 12.5 Термическая обработка сварных соединений низкоуглеродистых сталей ………………………………….. 12.6 Термическая обработка сварных соединений низколегированных сталей для строительных конструкций 12.7 Термическая обработка сварных соединений низколегированных теплоустойчивых сталей ……………… 12.8 Термическая обработка сварных соединений высоколегированных хромистых сталей …………………… 13 Наплавка и наплавочные материалы. Общие сведения ………….. 13.1 Износостойкий наплавленный металл. Особенности строения и свойства ………………………………………….. - Роль легирования износостойкого наплавленного металла … - Металловедение сварки чугуна ……………………………… Список рекомендованной литературы ……………………………. | 5 5 7 9 9 11 11 17 17 22 24 25 27 39 41 43 53 55 55 59 59 60 64 65 65 65 67 70 72 73 77 79 80 81 84 87 89 90 92 94 97 97 100 101 102 103 105 106 111 113 115 116 124 127 129 133 139 143 146 149 149 154 157 159 |
| --- | --- |

1  МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1.1 Общие сведения

Основными процессами, определяющими формирование и свойства сварных соединений, являются металлургические и металловедческие процессы.

Металловедение – наука, изучающая строение и свойства металлов и сплавов, устанавливающая связь между их составом, строением и свойствами и разрабатывающая пути воздействия на их свойства. Состав, строение и свойства сварных соединений, полученных различными способами сварки, обусловлены закономерностями физического и прикладного металловедения, в т.ч. тепловыми и диффузионными закономерностями.

Обеспечение высокой надежности сварных соединений легированных и высоколегированных разнородных сталей, работающих в различных условиях эксплуатации, специальных видов наплавки износостойких, коррозионно-стойких и других армирующих слоев должно основываться на рациональном построении технологии сварки и опираться на глубокие знания процессов и явлений теоретического и прикладного металловедения. Особое место в обеспечении работоспособности сварных соединений занимает их термическая обработка, характер и технология которой определяются составом свариваемых сталей, их предварительной (до сварки) обработкой и условиями эксплуатации.

На состояние свариваемого металла до сварки, в процессе нее и после сварки основное влияние оказывает метод сварки.

Процессы сварки характеризуются такими основными понятиями как виды, способы и методы.

Вид сварки объединяет группу сварочных процессов, в которых используется один источник теплоты, например, три основных вида сварки – дуговая электросварка, где источником теплоты является электрическая дуга,  электрошлаковая – теплота аккумулируется в сварочной ванне, электронно-лучевая.

Способ сварки – вариант конкретного вида сварки (сварка открытой дугой, под флюсом, в защитных газах, ручная сварка).

Метод сварки – это разновидность способа сварки; отличается от других непринципиальными изменениями. Метод сварки, особенно тепловое воздействие на металл, имеет большое значение для обеспечения требуемых свойств сварного соединения и свариваемого металла.

По виду применяемой энергии сварку подразделяют на 3 класса:

1)   термический;

2)   термомеханический;

3)   механический.

К термическому классу относятся виды сварки, которые выполняются с плавлением соединяемых частей в зоне сварки с использованием тепловой энергии.

Основные виды сварки термического класса – дуговая, газовая, электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменная, лазерная и др. На рис. 1 приведена схема сварного соединения при сварке плавлением, наиболее широко применяемой в промышленности.

1 – сварной шов;  2 – зона сплавления;

4 – зона термического влияния (ЗТВ);  4 – изделие

Рисунок 1 – Схема сварного соединения

К термомеханическому классу относятся виды сварки с использованием давления в сочетании с тепловой энергией. Это – электроконтактная сварка, диффузионная, газопрессовая и другие.

Широкое применение имеет электрическая контактная сварка с применением давления и электронагрева. Электрический сварочный ток проходит в зоне контакта соединяемых деталей, мощным кратковременным импульсом разогревает металл до состояния местного расплавления и при приложении давления происходит сварка.

Диффузионная сварка – сварка давлением за счет взаимной диффузии атомов контактирующих частей при относительно длительном воздействии повышенной температуры и при незначительной пластической деформации.

При прессовой сварке разогрев соединяемых частей выполняется газовым пламенем, затем производят сжатие деталей.

К механическому классу относятся виды сварки, выполняемые с применением механического усилия (энергии) и давления, например  холодная сварка, сварка взрывом, ультразвуковая, трением и др.

Холодная сварка – это сварка давлением при большой пластической деформации без внешнего нагрева соединяемых частей. Сварке подвергают только пластичные материалы (медь, алюминий, свинец и др.).

Сварка взрывом – сварка, при которой для создания давления используется энергия взрыва, при этом происходит соударение соединяемых деталей. Таким способом соединяют, например, большие листы внахлест из разнородных материалов. Более 20 лет применяется соединение стального листа с алюминиевым с очень высоким качеством сварки при толщине стального листа 8 мм, алюминиевого 10 мм. По всей площади соединения (1500 х 4000 мм) сварка одинаково прочная.

Ультразвуковая сварка – сварка давлением под воздействием ультразвуковых колебаний. Впервые появилась в 1958-1959 гг.

Сварка трением – сварка давлением, при которой нагрев свариваемых торцов выполняют за счет трения в их стыке. Детали вращаются обе в разные стороны, либо одна неподвижна.

1.2  Особенности нагрева металла при электрической

и газовой сварке

Нагрев при дуговой сварке. Электроэнергия сварочной дуги превращается в дуговую. Тепловая мощность дуги составляет 0,24 U·I кал/с, где 0,24 кал/Вт·с – коэффициент перевода из электротехнических единиц в тепловые; U·I – напряжение и ток дуги.

Эффективная (действующая) тепловая мощность дуги всегда меньше ее полной мощности на величину непроизводительных потерь тепла в окружающую среду, разбрызгивание, нагрев электрода и т. д.

Эффективный коэффициент полезного действия показывает, какая часть тепла используется на расплавление металла – Кэ. При сварке металлическими электродами Кэ = 0,7…0,75; при сварке под флюсом Кэ = 0,8… 0,95.

Нагрев при электрошлаковой сварке осуществляется за счет расплавленного, сильно перегретого токопроводящего шлака, который находится в зазоре между свариваемыми деталями. Температура шлака превышает 2000 0С. При прохождении электрического тока от электрода к расплавленному металлу происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Тепловая мощность, так же, как и при электродуговой сварке, равна 0,24 U·I кал/с. Почти вся электрическая мощность расходуется на расплавление шлака, электрода и кромок основного металла.

Нагрев газокислородным пламенем. Газокислородное пламя применяется для сварки, резки, наплавки и пайки металлов уже более ста лет. Основное значение в процессе сварки имеет ацетиленокислородное пламя. Наивысшая температура ацетиленового пламени сосредоточена на небольшом участке, на расстоянии 2…5 мм от конца ядра и составляет 3100…3200 0С. Участок пламени с этой температурой и используется при газовой сварке (рис. 2).

Газовое пламя является рассредоточенным источником теплоты, поэтому нагревает металл плавнее, медленнее, чем сварочная дуга, образуя при этом сравнительно широкую зону термического влияния около шва, ослабляя сварное соединение.

1 – ядро пламени; 2 – восстановительная зона; 3 – факел пламени

Рисунок 2 – Сварочное пламя

### 2  ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Металловедение как научная дисциплина возникла на базе большого объема экспериментального материала, полученного в результате исследований и испытаний, с последующим обобщением и теоретическим анализом результатов. Поэтому в металловедении большое значение придается методам исследования металлов. Все многообразие этих методов принято делить на три группы:

- структурные методы исследований;

- методы физических исследований;

- механические методы испытаний.

# 2.1  Структурные методы исследований

Они заключаются в исследовании структуры, под которой понимают форму, размеры и характер взаимного расположения фаз, образующих металлы и сплавы. В зависимости от величины объема металла, одновременно изучаемого при структурном анализе, различают макроскопический, микроскопический и рентгеноструктурный анализы.

Макроскопический анализ (или макроанализ) заключается в изучении структуры металла невооруженным глазом или при небольших увеличениях (до 30 раз). В этом случае структуру называют макроструктурой. Чаще всего для ее изучения подготовленный образец шлифуют, а затем подвергают травлению (воздействию) различными реактивами, чаще всего растворами кислот. Объект для макроанализа называют темплетом или макрошлифом.

Микроскопический анализ заключается в изучении структуры при достаточно больших увеличениях. В этом случае структуру называют микроструктурой. Применяются два метода микроанализа: изучение микроструктуры с помощью оптического микроскопа и электронного микроскопа. Подготовленный образец называется микрошлифом. Его подготовка состоит из ряда операций, включающих шлифование и полирование до получения зеркальной поверхности. Это необходимо для обеспечения наибольшей отражательной способности, т.к. металл, как непрозрачное тело, рассматривается под микроскопом в отраженном свете. Такой микрошлиф обычно изучают под микроскопом дважды: первый раз – непосредственно после полирования. В этом случае исследуются форма, размеры и количество неметаллических включений, раковины, поры и др. микродефекты. Для обнаружения структуры микрошлиф после полирования подвергают травлению, т.е. воздействию различных реактивов. Например, для выявления структуры сталей и чугунов шлиф травят в 4%-ном растворе азотной кислоты в спирте. Микроструктура показывает зерновую структуру, форму и размеры структурных составляющих. Разрешающая способность оптического микроскопа, т.е. минимальная величина объекта (элемента структуры), которая различима с его помощью, не превышает 0,2 мкм. Полезное увеличение достигает 1000 раз.

Если в качестве луча применять поток электронов, у которых длина волны значительно меньше длины волны света порядка (0,04...0,12)х10-1нм, то разрешающая способность достигает 0,2...0,5 нм. В этом случае готовят не микрошлиф, а специальный объект – фольгу или реплику. Применяют два вида электронных микроскопов: просвечивающие (ПЭМ) и растровые (РЭМ). Структура, выявленная с применением электронного микроскопа, называется субструктурой, или тонкой структурой.

Рентгеноструктурный анализ широко используется для исследования взаимного расположения атомов в металлах. Метод основан на том, что кристаллическая решетка металлов, характеризующаяся закономерно правильным расположением атомов, является дифракционной решеткой для рентгеновских лучей. По дифракционной картине с большой точностью определяют не только взаимное расположение атомов, но и точное расстояние между ними.

# 2.2 Методы исследования физических свойств

Металловедение, как наука о структуре металлов, широко использует и физические методы исследований, т.к. ряд физических свойств металлов (электропроводность, магнитные свойства, тепловые свойства и др.) тесно связаны со структурой. В этом случае речь идет о так называемых структурно чувствительных физических свойствах. Зная зависимость между структурой металла и физическими свойствами, можно, в качестве дополнительной информации, изучать физические свойства металлов и по их изменениям судить о тонких структурных изменениях.

Наиболее часто исследуют:

– электросопротивление;

– коэрцитивную силу;

– магнитную индукцию;

– магнитную проницаемость;

– теплоемкость и др.

# 2.3 Механические методы испытаний

Целью таких испытаний является изучение поведения металла под действием приложенных внешних механических сил. В результате таких испытаний определяют механические свойства. К механическим свойствам относят сопротивление металла деформации (пластичность), сопротивление металла разрушению под действием ударных нагрузок (вязкость).

Применяют разнообразные методы механических испытаний, основные из которых классифицируют по характеру нагружения. По этому признаку различают методы испытаний при статическом, динамическом и повторно-переменном нагружении.

Статическими называют испытания, при которых прилагаемая к образцу нагрузка возрастает медленно и плавно. Наиболее часто применяют следующие статические методы.

Испытание на растяжение. В этом случае изготавливают специальный образец, чаще всего цилиндрической формы, диаметром 10 мм. Рабочая длина образца может быть либо равной ℓ0=5,65F0, либо ℓ0=11,5F0, где F0 – площадь поперечного сечения образца. В испытательной машине к образцу прилагают плавно возрастающее усилие, при этом с помощью специального устройства машины записывают график изменения удлинения образца L от величины приложенного усилия Р. Полученный график называется кривой растяжения.

В результате испытания на растяжение определяют следующие показатели механических свойств:

1	Предел прочности (временное сопротивление) (рис. 3). Его вычисляют по формуле,  МПа,

σв=PвF0,

где   Рв – наибольшее усилие, которое предшествовало разрушению;

Fo – первоначальная площадь поперечного сечения, мм2.

Рисунок 3 – График кривой растяжения

Однако σв – напряжение условное и не характеризует разрушающее напряжение, т.к. Fo – первоначальная площадь поперечного сечения, а в момент разрыва она значительно меньше из-за деформации образца. Если нагрузку разделить на истинное поперечное сечение Fx, то получающиеся напряжения называют истинными, т.е., МПа,

S=PXFX.

Истинное напряжение, которое вызывает разрушение, называется хрупкой прочностью, или сопротивлением отрыву. Его обозначают Sk.

- Предел текучести. Его вычисляют по формуле, МПа,

σТ=PТF0,

где РТ – усилие в момент, когда деформация образца продолжается без увеличения нагрузки (см. рис.1).

Физический предел текучести характеризует сопротивление металла малым пластическим деформациям.

3  Относительное удлинение . Его вычисляют по формуле, %,

δ=ℓ1−ℓ0ℓ0100,

где ℓ0 – исходная рабочая длина образца, мм;

ℓ1 – рабочая длина после разрыва образца, мм.

4	Относительное сужение . Его вычисляют по формуле, %,

Ψ=F0−F1F0100,

где F1 – площадь поперечного сечения в месте разрыва образца, мм2.

Относительное сужение характеризует склонность металла к сосредоточенной пластической деформации.

Определение твердости. Твердостью называется сопротивление металла проникновению в него другого, более твердого тела при контактном нагружении. Наиболее часто твердость определяют методом вдавливания. Тело, которое вдавливают, называется индентором. Наиболее распространены следующие методы определения твердости:

1	По Бринеллю. В этом случае в испытуемый металл под определенной нагрузкой вдавливают на специальном прессе твердый шарик. Твердость обозначается НВ и вычисляется по формуле, MПа (кгс/мм2),

HB=PF,

где Р – усилие вдавливания, Н;

F – сферическая площадь отпечатка.

Применяют дискретные диаметры шариков: 10; 5; 2,5 мм при соблюдении следующего соотношения между усилием вдавливания и диаметром шарика: Р = 300 D2, для цветных металлов Р= 100 D2.

2	По Роквеллу. В этом случае в испытуемое тело вдавливают на специальном прессе алмазный наконечник с углом при вершине 120° или стальной шарик диаметром 1,588 мм. Твердость обозначают HR с добавлением индекса, который зависит от того, какой индентор вдавливают и каково усилие вдавливания.

Если вдавливают алмазный конус под нагрузкой 60 кг, твердость обозначают HRA, если конус под нагрузкой 150 кг – HRC, если стальной шарик при нагрузке 100 кг – НRВ. Величину твердости отсчитывают по циферблату прибора, она является, по существу, величиной, обратной глубине проникновения индентора.

3	По Виккерсу. В этом случае вдавливают четырехгранную алмазную пирамиду. Вдавливание производят под нагрузками 10, 20, 50, 100, 300, 500 Н. Величину твердости определяют по формуле, МПа,

HV=18,54⋅Pd2,

где Р – усилие вдавливания, Н.

d – диагональ отпечатка, мм.

Испытания при динамических нагрузках. Наиболее распространенным динамическим испытанием является определение ударной вязкости. Эту величину обозначают «КС» c добавлением индекса, в зависимости от характера надреза, выполняемого на испытуемом образце. Применяются образцы стандартной формы и размеров в виде четырехгранной призмы размерами 10х10х55 мм. На одной грани посередине выполняется надрез. Он может иметь U-образную форму глубиной 2 мм, радиус впадины 1 мм, либо V-образную форму глубиной также 2 мм, но радиус впадины 0,25 мм, либо на образец наносят трещину на специальном стенде.

Испытания выполняют на машинах – маятниковых копрах. Сущность испытания состоит в том, что образец устанавливают на две опоры по траектории движения тяжелого маятника. Удар наносят по грани образца, противоположной надрезу, и определяют работу «А» маятника на разрушение образца. Ударная вязкость определяется по формуле, МДж/м2,

KC=AF0,

где  А – работа разрушения, МДж.

Fo – площадь поперечного сечения в месте надреза.

Если надрез U-образный, ударную вязкость обозначают KCU, если надрез V-образный – обозначают КСV, и если образец с нанесенной трещиной – КСТ.

Испытания при знакопеременных (повторно-переменных) нагрузках. Целью таких испытаний является определение предела выносливости. Это наибольшее напряжение, которое выдерживает образец после приложения бесконечно большого числа циклов перемен напряжений. Обычно под понятием «бесконечно большое число» принимают величину, которая называется базой испытания. Для сплавов на основе железа – это 10 млн. циклов. Для определения предела выносливости (σR) испытаниям при разных напряжениях подвергают не менее 10 одинаковых образцов, при этом применяют метод последовательного приближения. Результаты такого испытания представляют в виде графика, в координатах «напряжение – число циклов до разрушения». Такой график называется кривой усталости (рис.4).

Определение предела выносливости видно из рисунка.

# Рисунок 4 – График кривой усталости

### 3  ФИЗИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

### И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СВАРКИ

Получение качественного соединения, как сваркой давлением, так и сваркой плавлением, зависит от атомно-кристаллического строения свариваемых металлов.

При сварке давлением качественное неразъемное соединение образуется при сближении свариваемых поверхностей на расстояние, позволяющее реализоваться силам межатомного взаимодействия и установить электронный обмен у возбужденных (активированных) атомов на свариваемых поверхностях.

При сварке плавлением для совместной кристаллизации металла шва и металла оплавленной свариваемой поверхности имеет значение характер взаимодействия атомно-кристаллических решеток в твердожидком и твердом состояниях, природа связей и другие факторы, связанные с атомно-кристаллическим строением этих металлов.

Поэтому отмеченные явления, лежащие в основе получения качественных сварных соединений, надо рассматривать, начиная с закономерностей атомно-кристаллического строения металлов.

3.1  Роль атомного строения металлов

Среди многих показателей, связанных с особенностями атомного строения металлов, для сварки наибольшее значение имеют следующие:

- прочность связи наиболее легко отделяемых электронов внешней оболочки с ядром или ионом;

- тип и прочность связи между атомами;

- показатель свободной энергии поверхности.

В атоме электроны внешней оболочки наименее прочно связаны с ядром, что обусловлено наибольшим удалением этих электронов от ядра и экранирующим влиянием силовых полей электронов промежуточных оболочек. Известно также, что прочность связи электронов внешней оболочки с ядром тем больше, чем выше степень заполнения внешнего электронного уровня электронами.

Для образования сварного соединения при сварке давлением необходимо, чтобы между атомами свариваемых поверхностей, сближенных на определенное расстояние, установился электронный обмен. Только в этом случае может образоваться надежное неразъемное соединение.

Для установления между свариваемыми поверхностями электронного обмена необходимо, чтобы наименее прочно связанные с ядром электроны внешних электронных оболочек были способны отделиться от своего атома и перейти на внешнюю электронную оболочку атома другой свариваемой поверхности или же атомы обеих свариваемых поверхностей были способны «владеть» одновременно какими-то электронами внешних оболочек обоих атомов. Таким образом произойдет объединение атомов свариваемых поверхностей, и образуется прочная связь.

О способности металлов образовывать неразъемное сварное соединение в результате объединения атомов сближаемых поверхностей можно, в определенной мере, судить по закреплению электрона на внешнем электронном уровне атома. Чем прочнее это закрепление и больше энергия связи, тем труднее электрону оторваться от своего атома и принять участие в электронном обмене с атомами другой свариваемой поверхности.

Оценить свариваемость металлов сваркой давлением можно по особенностям строения атома и величине энергии (работы), которую надо затратить на отрыв электрона от атома.

К особенностям строения атома можно отнести атомный радиус – расстояние от центра ядра до внешней электронной оболочки. Чем больше это расстояние, тем меньше энергия связи внешнего электрона с ядром, и соответственно тем выше способность электрона к отрыву от атома и к сварке давлением. Ниже приведены атомные радиусы некоторых элементов (табл. 1).

Таблица 1 – Атомные радиусы элементов

| Элемент | Mg | Al | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомный радиус, нм | 1,60 | 1,43 | 1,47 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 |

Продолжение таблицы 1

| Элемент | Ni | Cu | Zn | Zr | Nb | Mo | Ag | Pt | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомный радиус, нм | 1,25 | 1,28 | 1,37 | 1,60 | 1,47 | 1,39 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |

Данные элементы можно объединить в 13 групп. Свариваемость, определяемая только расстоянием от электрона до центра ядра, должна убывать от 1-й до 13-й группы (табл. 2).

Таблица 2 – Группы свариваемости

| Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы | Mg, Zr | Ti, Nb | Au | Ag | Al | Мо, Pt | Zn |

Продолжение таблицы 2

| Группа | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы | V | Cr | Cu | Mn | Fe | Со, Ni |

Об экранирующем влиянии силовых полей промежуточных оболочек химических элементов можно судить по их электронному строению, определяемому энергетическим состоянием атомов промежуточных электронных уровней. Общее число электронов (порядковый номер элемента в периодической системе) равно положительному заряду ядра. При мало отличающихся радиусах заполнение объема атома оболочками и электронами возрастает с увеличением атомной массы элемента. Поэтому ориентировочно атомную массу элемента можно считать показателем плотности экранирующего поля внутренних оболочек атома.

Чтобы учесть влияние плотности экранирующего поля, можно ввести условный показатель – общий удельный заряд а1, равный частному от деления общего заряда на атомную массу общего числа электронов, и экранирующий удельный заряд а2, равный частному от деления заряда экранирующих электронов на атомную массу. Если значение а1 – а2  близко к нулю, то электроны внешнего уровня прочно связаны с атомом. Чем больше эта разность и чем слабее связь внешних электронов с атомом, тем легче они отделяются и, следовательно, лучше свариваются элементы.

Второй показатель, от которого зависит свариваемость при сварке давлением, – величина энергии, которую надо затратить на отрыв электрона от атома. Для разных металлов способность к электронному обмену различна, она зависит от энергии связи внешних электронов с атомами. Физическими показателями энергии связи могут служить потенциал ионизации и энергия выхода электронов при образовании двойного электрического слоя. Чем ниже ионизационный потенциал, тем легче устанавливается электронный обмен и тем лучше свариваются металлы. Другим физическим показателем связи электрона с атомом является энергия выхода электрона, равная разности энергии внутреннего и внешнего электронов. Значения первых потенциалов ионизации (для отрыва первого электрона, что достаточно для начала электронного обмена между свариваемыми поверхностями) и энергии выхода для электронов некоторых элементов приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Физические показатели связи электронов с атомами

| Элемент | Mg | Al | Ti | Fe | Ti | Cu | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциал ионизации, эВ | 7,64 | 5,98 | 6,82 | 7,87 | 7,86 | 7,72 | 7,57 |
| Энергия выхода электрона, эВ | 3,60 | 4,20 | 4,10 | 4,70 | 4,40 | 4,50 | 4,30 |

Используя данные об атомном радиусе, энергии связи электронов с ядром, можно судить о способности металлов к образованию сварного соединения при надлежащем контакте в результате установления электронного обмена и создания металлической связи.

Тип и прочность связи между атомами. Между атомами может быть четыре типа связей (рис. 5): полярная (молекулярная Ван-дер-Ваальса), ионная (гетерополярная), ковалентная (гомеополярная) и металлическая.

а                               б                              в                               г

а – полярная;  б – ионная;  в – ковалентная;  г – металлическая

Рисунок 5 – Типы связей между атомами

При полярной связи не происходит электронного обмена между атомами, а только смещение электронов в одном направлении, что создает предпосылки для электромагнитного взаимодействия между двумя поляризованными атомами.

При ионной связи происходит электронный обмен – электрон переходит с одного атома на другой, при этом первый становится электроположительным, а второй – электроотрицательным. Взаимодействие различно заряженных ионов определяет связь в кристаллах.

При ковалентной связи также имеет место переход электронов с внешних оболочек атомов и объединение их попарно в цепочки связи. При установлении металлической связи происходит переход электронов с внешних оболочек. Оторвавшиеся электроны принадлежат не двум соседним атомам, а всем атомам кристалла (металла).

Металлический тип связи характерен для соединений большей части металлов, ковалентная связь – для соединений Cu, Ag, Аu, Zn, Cd, Al c Li, Cr, Mg, Sr.

Ионная связь имеет место в соединениях Si, Sn, Рb, Ge c Se, Te, O, S, H, Cl.

Состояние атомов, находящихся на поверхности металла, существенно отличается от состояния атомов, расположенных внутри кристаллов. Связи поверхностных атомов неуравновешенны, что приводит к образованию поверхностного слоя атомов с усиленными связями в плоскости поверхности, т.е. к поверхностному натяжению. Поверхностное натяжение (поверхностная энергия) является фактором, обусловливающим противодействие активации поверхности, например выходу на поверхность дислокаций. Оно же затрудняет отрыв электронов внешней оболочки и установление электронного обмена, необходимого при сварке давлением, поэтому значение поверхностной энергии металлов может служить фактором, характеризующим противодействие образованию сварного соединения при сварке давлением.

3.2  Роль кристаллического строения металлов

Помимо атомного строения металлов при сварке давлением и плавлением имеет значение кристаллическое строение металлов, которое наряду с атомным строением определяет условия взаимодействия соединяемых металлов.

Кристаллическое строение металла – это закономерное и однотипное расположение атомов данного элемента, образующее так называемую пространственную кристаллическую решетку. Характер расположения атомов для данного металла и расстояние между атомами определяются энергетическими условиями взаимодействия между ионами и обобществленными электронами металлической связи. Поскольку у разных металлов ионы имеют различное энергетическое состояние и различное число оставшихся электронов, то взаимодействие между ионами и «электронным газом» и, соответственно, закономерность расположения ионов и расстояние между ними будут различными.

У металлов наиболее распространены три типа кристаллических решеток: кубическая гранецентрированная, кубическая объемно-центрированная и гексагональная плотноупакованная. В кубических решетках атомы располагаются по вершинам куба, а дополнительные атомы – в центре каждой элементарной ячейки (объемно-центрированная кубическая решетка, ОЦК) либо в центре каждой грани ячейки (гранецентрированная кубическая решетка, ГЦК). Для гексагональной плотноупакованной решетки характерно расположение атомов по вершинам шестигранника с дополнительными атомами на гранях (ГПУ). Многократное объемное повторение элементарной ячейки образует кристалл данного металла.

У некоторых металлов характер кристаллической решетки изменяется с изменением температуры. Это связано с изменением энергетического состояния атомов при нагреве или охлаждении и приобретением такой формы построения и взаимодействия, которую характеризует наименьшая свободная энергия системы. Изменение кристаллического строения металла при изменении температуры называют полиморфизмом, а соответствующие виды кристаллических решеток – полиморфными формами металла. Так, у железа имеются две основные полиморфные формы – кубическая объемно-центрированная (α-Fe) и кубическая гранецентрированная (γ-Fe). Различные полиморфные формы имеют также кобальт, марганец, титан.

Для кристаллических решеток различных металлов характерно различное расстояние между базовыми атомами, т.е. атомами, образующими геометрическую фигуру. Например, в кубической решетке это размер ребра куба – расстояние между центрами атомов, находящихся в его вершинах. Это расстояние называют параметром решетки, у кубической решетки один параметр – а, у гексагональной два: а и с (рис.6).

а – ГПУ;      б – ГЦК    в – ОЦК

Рисунок 6 – Кристаллические решетки металлов

При сварке однородных металлов, которые имеют идентичные кристаллические решетки, способность к соединению определяется в основном рассмотренными закономерностями электронного строения атомов данного металла. При сварке разнородных металлов большое значение приобретает их атомно-кристаллическое строение. Чем меньше различие атомно-кристаллического строения металлов, тем легче они соединяются при сварке. Близость атомно-кристаллического строения соединяемых металлов означает близость энергетического состояния их атомов. А это значит, что атомы одного свариваемого металла способны энергетически благоприятно располагаться в кристаллической решетке другого свариваемого металла. Признаком такой близости является близость атомных радиусов и близость типов и параметров кристаллических решеток.

Атомная решетка реальных кристаллов не является идеальной по построению. Дефекты кристаллической решетки в виде вакансий или дислокаций приводят к созданию областей с повышенной свободной энергией в результате отсутствия уравновешенных связей. В местах с повышенной свободной энергией активность прилежащих атомов повышена, поэтому выход дефектов кристаллического строения на свариваемые поверхности создает условия, требуемые для образования центров схватывания. Движению и выходу на поверхность дефектов кристаллического строения способствует деформация свариваемых поверхностей. Показателем способности металла к выходу дислокаций на поверхность при деформации может служить энергия активации сдвига: чем она выше, тем меньше вероятность выхода дислокаций на поверхность схватывания при сварке давлением.

4  ПЛАВЛЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СПЛАВОВ

И МЕТАЛЛА СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

При различных методах сварки плавлением кристаллическое строение металла шва связано с условиями образования сварочной ванны и перехода из жидкого состояния в твердое. Во многом образование сварочной ванны и ее кристаллизация зависят от технологии сварки, однако существуют общие закономерности плавления и кристаллизации, имеющие большое значение для образования металла шва.

4.1	Плавление металлов, сварочная ванна

Металл в твердом состоянии при данной температуре имеет определенное, энергетически наиболее устойчивое кристаллическое (атомное) строение с минимумом свободной энергии F.

Нагрев или охлаждение изменяют энергетическое состояние атомов, т.е. амплитуду колебаний атомов (отклонения от узловых положений). Это может привести к изменению их взаимного расположения, которое при данной температуре будет соответствовать минимуму свободной энергии системы атомов при изменившемся энергетическом состоянии. Свободная энергия любой системы атомов с повышением температуры уменьшается с определенной скоростью. Поэтому, если свободная энергия системы γ атомов при температуре ниже Т1 (рис. 7) больше свободной энергии системы α атомов, а при температуре выше Т1 – наоборот, то модификация системы α будет устойчивой ниже температуры Т1, а системы γ – выше этой температуры.

Однако до определенной температуры нагреваемый металл остается кристаллическим телом с тем или иным расположением атомов в кристаллической решетке. Повышение температуры будет приводить к дальнейшему изменению энергетического состояния атомов, возрастут вероятность их отрыва от узлов и вероятность разрушения кристаллического комплекса на отдельные колонии.

В этот период энергетическое состояние металла приближается к энергетическому состоянию расплава, поэтому при достижении определенной температуры свободная энергия жидкости станет ниже свободной энергии даже высокотемпературной модификации кристаллического тела (см. рис. 7). При температуре Т2 могут сосуществовать твердое кристаллическое вещество и его расплав.

1 – α-Fe; 2 – γ-Fe;  3 –- жидкость

Рисунок 7 – Изменение свободной энергии F кристаллического вещества

и его расплава при повышении температуры

Чтобы достигнуть полностью жидкого состояния, нужен некоторый перегрев на величину ΔТп (разница в свободной энергии Δfп). В жидком состоянии металл сохраняет кристаллическую решетку, но с сильно возросшим числом вакансий. Доказательством этого служит то обстоятельство, что при переходе из твердого состояния в жидкое плотность большинства металлов изменяется всего на 3 %. Этой величиной и оценивается доля вакансий у жидкого металла, в то же время у твердого она составляет ~0,1 %.

Такое представление о строении жидкого металла справедливо при небольших степенях перегрева. При увеличении перегрева цельность металлической решетки должна нарушаться, на отдельных участках могут сохраняться группировки относительно закономерно построенных атомов. Эти группировки в силу энергетических условий не могут быть устойчивыми, поэтому систематически будет происходить их разрушение в одном месте и образование в другом. Размер и устойчивость этих группировок должны зависеть от степени отклонения от равновесных энергетических условий – от равновесной температуры плавления. Чем больше это отклонение и чем выше температура перегрева ΔТп, тем меньше размер группировок атомов и тем ниже их устойчивость.

Такие группировки атомов имеют большое значение для процесса кристаллизации, поскольку при охлаждении ниже равновесной температуры Т2 они станут элементами для надстройки новых атомных слоев и образования кристаллов, т.е. естественными центрами самопроизвольной кристаллизации. Чем меньше этих центров, тем крупнее кристаллы при переходе из жидкого состояния в твердое.

Таким образом, условия плавления металлов влияют на процесс последующей кристаллизации и на свойства металла сварного шва.

По температуре и продолжительности существования расплавленного металла в сварочной ванне при различных видах сварки можно судить о поведении различных включений в стали и их влиянии на кристаллизацию.

Средняя температура сварочной ванны при дуговой сварке составляет 1600…1900 0С, в ванне под дугой – доходит до 2300 0С, однако продолжительность пребывания ванны при этой температуре слишком мала, чтобы обеспечить растворение тугоплавких примесей. К началу кристаллизации в сварочной ванне из-за большого перегрева остается мало естественных центров кристаллизации в виде сохранившихся группировок атомов, но неизбежно наличие искусственных зародышей кристаллизации, природа и число которых зависят от состава свариваемого и присадочного материалов и условий сварки. Тугоплавкие частицы могут попадать в ванну из электродного покрытия или флюса в виде соединений таких металлов, как W, Mo, Ti, Zr, Nb, B, и из раскислителей – Al, Тi, Zr.

4.2	Закономерности кристаллизации сварного шва

Процесс кристаллизации расплавленного металла, как и процесс плавления, связан с переходом к состоянию с меньшей свободной энергией. Если считать, что при переходе металла из жидкого состояния в твердое объем его изменяется мало (для большинства металлов среднее изменение плотности составляет 3 %), то справедливо выражение U=F+TS, где U  – полная внутренняя энергия системы, F – свободная энергия системы, TS  – связанная энергия системы, здесь Т – абсолютная температура, S – энтропия – функция вероятности состояния, имеет максимум при равновесии.

С понижением температуры изменение величины F для жидкого и твердого металла различно (рис. 8), что обусловливает существование в определенном интервале температур того или иного состояния металла с наименьшей свободной энергией. Для того чтобы начался процесс кристаллизации, необходимо отклонение от равновесной температуры — переохлаждение жидкого металла на ΔТК. При этом свободная энергия металла изменится на Δfк.

Рисунок 8 – Влияние размера кристалла при переходе из жидкого

состояния в твердое на изменение свободной энергии металла

Роль степени переохлаждения при кристаллизации сводится к тому, что в жидком металле увеличивается устойчивость образований (построений) атомов, создающих центры дальнейшей кристаллизации при самопроизвольном процессе. Естественно, чем меньше ΔТН и чем ближе температура, при которой протекает процесс, к равновесной, тем меньше размер и ниже устойчивость образующихся центров кристаллизации. Это обстоятельство определяется размером R образующегося зародыша кристаллизации с изменением свободной энергии Δfк. С одной стороны, с увеличением размера зародыша свободная энергия должна уменьшаться с увеличением объема жидкого металла, переходящего в более равновесное при данном переохлаждении твердое состояние (рис. 8, кривая 1), с другой – увеличение размера зародыша приводит к увеличению его поверхности, а следовательно, к увеличению поверхностной энергии (кривая 2).

В результате взаимодействия этих двух факторов изменение свободной энергии характеризуется кривой, имеющей максимум (кривая 3). Представленная закономерность свидетельствует о том, что на первых стадиях рост зародыша приводит к увеличению свободной энергии, в связи с чем его существование будет неустойчивым (группы атомов будут рассредоточиваться с такой же активностью и вероятностью, как и собираться), и только после достижения зародышем определенного критического размера Rкрит он станет устойчивым, начнет расти, поскольку увеличение его размера вызывает снижение свободной энергии металла.

Критический размер зародыша уменьшается с увеличением степени переохлаждения, что приводит к созданию условий для образования большего числа зародышей.

Повышение скорости образования зародышей при переохлаждении идет быстрее, чем повышение скорости их роста (рис. 9).

Рисунок 9 – Зависимость скоростей зарождения центров кристаллизации (1) и роста кристаллов (2) от степени переохлаждения

Чем больше переохлаждение, тем больше разница скоростей этих процессов. Поэтому при малых степенях переохлаждения (малых скоростях охлаждения) закристаллизовавшийся металл оказывается более крупнозернистым, чем при больших степенях переохлаждения (больших скоростях охлаждения). Это имеет важное практическое значение.

Приведенная закономерность увеличения скоростей и роста кристаллов справедлива только до определенной степени переохлаждения, достигнув максимума, скорости начинают снижаться. Это связано с тем, что и зарождение, и особенно рост кристаллов требуют непрерывного поступления атомов к местам их образования и роста, а подвижность атомов с понижением температуры уменьшается.

Помимо естественных очагов кристаллизации (зародышей из расплава), существуют и искусственные очаги – частицы не растворившихся при плавлении включений. Наилучшими частицами для кристаллизации служат вещества, кристаллическая решетка которых по типу и параметрам близка к решетке кристаллизующегося металла (инородные или того же металла). Для кристаллизации на искусственных центрах, имеющих указанное структурное соответствие, требуется меньшая степень переохлаждения, чем для образования искусственного зародыша.

Рассмотренные общие закономерности кристаллизации определяют характер строения металлических слитков, фасонных отливок и металла сварных швов. Основными элементами строения литого металла являются дендрит и кристаллит. Эти элементы присущи как крупным отливкам и слиткам, так и сварным швам, однако характеры кристаллизации крупных отливок и сварных швов, выполненных сваркой плавлением, существенно отличаются.

Образование при кристаллизации дендритов – древовидных кристаллов со стволом и ветвями – определяется двумя положениями. Во-первых, рост первичного зародыша кристалла наиболее активно идет в направлении, перпендикулярном плоскостям с наибольшей плотностью упаковки атомов. Во-вторых, там, где отвод теплоты неравномерен, наиболее активно рост идет в направлении, перпендикулярном плоскости отвода теплоты.

В реальных условиях кристаллизация расплавленного металла идет в пространстве, ограниченном твердыми, более холодными поверхностями – стенками и дном изложницы, стенками литейной формы, твердым металлом в сварочной ванне. В этом случае рост основной оси (ось первого порядка – ствол дендрита), образующейся близко от поверхности кристаллизации, должен идти перпендикулярно этой поверхности. В этом же направлении в стволе выстраиваются одинаковые кристаллографические плоскости элементарных ячеек, перпендикулярные плотно упакованным. Подрастающий ствол сам становится элементом отвода теплоты, в связи с чем от него в разных местах начинают расти ветви – оси второго порядка, также с определенной ориентацией кристаллографических плоскостей. Затем от осей второго порядка растут  оси  третьего порядка и т.д. (рис. 10).

Рисунок 10 – Схема дендрита

При столкновении твердых поверхностей растущих осей разных порядков завершается постройка кристаллита. Оси кристаллитов имеют ориентированное кристаллографическое строение и анизотропны по свойствам. Если дендрит растет не на холодной плоскости, а от центра кристаллизации в центре расплава, его рост определяется преимущественным наслоением атомов по определенным плоскостям, и он приобретает сферическую форму, в то время как дендрит, растущий на плоскости, вытягивается перпендикулярно плоскости отвода теплоты (рис. 11).

Рисунок 11 – Кристалл Д.К. Чернова

Наличие многих очагов кристаллизации приводит к тому, что при кристаллизации зарождается и растет много дендритов или равновесных кристаллов. Поверхности растущих кристаллов сталкиваются и мешают взаимному развитию, поэтому их форма становится неправильной, а благодаря различной ориентировке конгломерат (поликристаллический металл) теряет анизотропность отдельных осей и становится изотропным. Разориентированные дендриты и кристаллы неправильной формы называют кристаллитами.

При рассмотрении дендритного строения литого металла следует иметь в виду еще одну особенность – неоднородность химического состава по сечению дендрита. В связи с тем, что первые порции кристаллизующегося металла наиболее чистые (содержат меньше примесей), оси дендритов значительно меньше загрязнены примесями по сравнению с металлом в межосных пространствах. Это различие в содержании примесей в металле осей дендритов и межосных участков называют дендритной ликвацией. Поскольку процесс перемещения атомов примеси диффузионный и связан со временем, степень дендритной ликвации зависит от скоростей кристаллизации и охлаждения. В большей степени к ликвации склонны углерод, сера, фосфор, в меньшей – кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам. Степень дендритной ликвации может быть очень большой (дендритная ликвация в трехтонном слитке стали составляет в процентах: по сере ~200, по фосфору ~120, по углероду ~60, по кремнию ~20, по марганцу ~15).

Кристаллизация сварочной ванны происходит гораздо сложнее в связи с многообразием условий ее образования и охлаждения. На рис. 12 представлена схема мгновенного состояния сварочной ванны жидкого металла при дуговой сварке плавлением и распределение в ней температур по различным сечениям.

1 – свариваемые пластины; 2 – место электрода; 3 – направление сварки;

4 – сварочная ванна; 5 – сварной шов

Рисунок 12 – Распределение температур в различных сечениях жидкой ванны при мгновенном прекращении  дуговой сварки

с присадочным материалом

В очаге горения дуги металл сварочной ванны имеет самую высокую температуру ~2300 0С, значительно выше температуры плавления tnл и температуры кристаллизации tкр. По мере удаления от очага дуги температура жидкого металла снижается, вблизи кромок и ранее закристаллизовавшегося металла шва становится близкой к температуре кристаллизации tкр. Однако в связи с тем, что в сечении Г-Г,  проходящем через очаг дуги и свариваемые кромки, температура жидкого металла на границе с твердым металлом выше, чем в сечениях, лежащих ближе к хвостовой части ванны (Д-Д и Е-Е), рост кристаллитов в хвостовой части ванны значительно опережает рост кристаллитов на кромках в зоне максимальной температуры  tmах..

Если мгновенно прекратить сварку и создать условия для предотвращения растекания головной части ванны, то характер кристаллизации можно схематически представить, как изображено на рис. 12.

Рост кристаллов начинается с закристаллизовавшейся поверхности металла шва. Кристаллы из хвостовой части вытягиваются вдоль оси шва, они имеют большую протяженность; кристаллы с боковых поверхностей, растущие с кромок в задней части ванны, составляют с осью шва определенный угол. Размеры кристаллов, растущих с боковых поверхностей, и угол их наклона к оси шва зависят от многих факторов – толщины и массы свариваемого металла, его температуры и теплофизических свойств, от скорости сварки, силы сварочного тока, технологии сварки (например, числа сварочных дуг) и др. При рассмотренном характере кристаллизации ванны кристаллическое строение сварного шва имеет вид, показанный на рис.13.

Рисунок 13 – Кристаллическое строение сварочной ванны

при мгновенном прекращении сварки

Кристаллическое строение сварного шва в сечении, перпендикулярном его оси, может несколько отличаться в зависимости от условий сварки (рис. 14). С жидким металлом ванны соприкасаются оплавленные зерна основного металла. Эти зерна, выросшие на границе сплавления, служат основой для кристаллизации металла сварочной ванны. Зародышами кристаллизации могут стать также не успевшие раствориться и расплавиться карбиды тугоплавких элементов и неметаллические включения. Поэтому рост столбчатых кристаллов в жидкой сварочной ванне представляет собой пример кристаллизации на искусственных зародышах. Эти кристаллы сварочной ванны растут от кромок и имеют вид дендритов различной величины.

Рисунок 14 – Кристаллическое строение сварного шва

в поперечном сечении

При сравнительно малой продолжительности существования сварочной ванны (малый объем ванны, повышенная скорость сварки и др.) столбчатые кристаллы могут расти до встречи в области центральной линии шва (рис. 14, а). При большой ванне и медленной ее кристаллизации в центральной части шва образуется небольшая зона равновесных кристаллов, возникших в условиях естественной кристаллизации (рис. 14, б). При сварке на охлаждаемой металлической подкладке (рис. 14, в) на этой подкладке кристаллизуется тонкий слой мелких разориентированных кристаллов, становящихся зародышами для растущих от них столбчатых кристаллов. При многослойной сварке (рис. 14, г) кристаллы каждого предыдущего слоя становятся основой для кристаллизации последующих слоев. Однако при многослойной сварке скорости охлаждения каждого слоя обычно больше скорости охлаждения ванны при однослойной сварке металла такой же толщины, поэтому кристаллическое строение отдельных слоев и шва в целом оказывается более мелким и плотным, с менее выраженной ликвацией примесей по зонам. При кристаллизации сначала застывает наиболее чистый металл, а затем металл с большим содержанием примесей (рис. 15).

Рисунок 15 – Химическая неоднородность металла сварного шва

по слоям кристаллизации

Следует отметить, что ацетиленокислородное пламя по отношению к расплавленному металлу является в основном защитной средой, затрудняющей доступ кислорода к сварочной ванне и замедляющей окисление металла. При сварке меди, латуни, бронзы и других цветных металлов, раскисления которых одним пламенем недостаточно, применяют флюсы, способствующие образованию легкоплавких соединений (шлаков) и удалению оксидов из металла.

В остальном металлургические процессы дуговой и газовой сварки схожи по сути химических реакций.

Кристаллизация металла шва. Кристаллизация – это переход металла сварочной ванны из жидкого состояния в твердое с образованием зерен из расплава. Кристаллизация ванны начинается от готовых центров, зародышей кристаллизации – от оплавленных зерен основного металла. Размер зерен зависит от объема жидкого металла, скорости охлаждения (величины теплоотвода). Чем быстрее охлаждение ванны, тем тоньше кристаллический слой и меньше размеры зерен. При газовой сварке нагрев и охлаждение происходят медленней, поэтому зерна больше по размеру. Металл шва имеет более выраженное столбчатое строение, так как состоит из вытянутых (столбчатых) кристаллов, растущих при кристаллизации в направлении, обратном теплоотводу. Центрами кристаллизации могут быть мелкие тугоплавкие твердые частицы, находящиеся во взвешенном состоянии. Растущие кристаллы называют в металловедении кристаллитами.

Кристаллиты могут быть различными по строению: ячеистые, дендритные и ячеисто-дендритные. Чем чище металл, тем строение ближе к ячеистому.

Ячеистая структура – это ряд параллельных ячеек, вытянутых в направлении кристаллизации, т.е. в направлении отвода тепла. Границы ячеек образованы скоплением примесей. По направлению к центру сварочной ванны ячейки увеличиваются по размеру. На ячейках могут появиться ветви, и ячеистая структура переходит в дендритную (столбчатую).

Чаще всего сварные швы имеют столбчатое строение кристаллов. В общем случае строение кристаллов при сварке зависит от чистоты металла в сварочной ванне, от загрязняющих примесей, скорости охлаждения ванны, величины сварочного тока. Размеры столбчатых кристаллов могут быть от 0,3 до 3,0 мм. В зоне сплавления – более мелкие кристаллиты, а ближе к центру шва – крупные с дендритно-ячеистой структурой. Кристаллизационные слои рассматривают под микроскопом на специально подготовленных микро- и макрошлифах с фотографированием.

На завершающем этапе затвердевания в ванне кристаллитов могут образовываться горячие трещины (кристаллизационные трещины). Трещины образуются от загрязнений, которые имеют более низкую температуру плавления, чем железо. Эти загрязнения при охлаждении шва долго находятся между кристаллитами в жидком и полужидком состоянии и не могут сопротивляться растягивающим силам в процессе усадки охлаждающегося металла шва, и от этого по границам кристаллитов появляются трещины. Это не единственная причина появления горячих трещин, так как условия несвободной усадки шва и линейного сокращения металла при охлаждении влияют более значительно на их появление.

Холодные трещины образуются при нормальной температуре, или до 2000С. Это местные межкристаллические разрушения. Они возникают под влиянием имеющихся в металле водорода, нитридов, сульфидов, фосфидов, а также остаточных сварочных напряжений или закалки ЗТВ.

При содержании в сталях фосфора больше допустимых норм сталь приобретает хладноломкость. Первая авария на первой в России железной дороге – скол рельса при –26 0С – произошла по причине большого содержания фосфора в металле.

Строение сварного шва. В поперечном сечении сварной шов на шлифе имеет следующие четко выраженные зоны: металл шва, зона сплавления, зона термического влияния (ЗТВ), основной металл. С точки зрения качества сварного соединения больший интерес представляет ЗТВ, которую и рассмотрим.

Зона термического влияния – это участок основного металла около зоны сплавления, структура, свойства и ширина которого зависят от термического цикла, склонности к восприятию закалки и от свойств пластического деформирования при сварке.

ЗТВ состоит из зоны перегрева – перегретого металла, нагреваемого до температур, близких к температуре плавления, отличающейся значительным укрупнением зерна и пониженной вязкостью; зоны нормализации, нагреваемой несколько выше температур критической точки А3 (диаграммы «железо – углерод») и характеризуемой значительным измельчением зерна; зоны неполной перекристаллизации (частичной нормализации) с максимальной температурой нагрева, лежащей между критическими точками А1 и А3, характеризуемой неравномерностью структуры металла, наличием мелких зерен, образовавшихся при перекристаллизации, и более крупных, не изменившихся зерен: участок рекристаллизации характеризуется восстановлением приблизительно равноосных зерен из деформированных, созданных процессом прокатки металла.

Затем зона неполной перекристаллизации переходит в зону сплавления, далее – основной металл.

Ширина ЗТВ в стали влияет на эксплуатационные качества сварного соединения, и чем эта зона шире, тем хуже прочностные показатели. Например, при электронно-лучевой сварке ширина ЗТВ = 0,6 мм, при автоматической сварке под флюсом – от 2 до 3,5 мм, при ручной дуговой сварке – 3,5 – 6,0 мм, а при газовой сварке – от 24 до 27 мм. Как правило, усталостные разрушения происходят в ЗТВ по зоне перегрева.

4.3  Деформации и внутренние напряжения

сварных конструкций

Деформацией называется изменение формы и размеров тела под действием силы. Деформации подразделяются на упругие и пластические.

Упругие деформации имеют место, когда после прекращения действия силы форма и размер тела восстанавливаются. Упругая деформация по величине небольшая (для малоуглеродистой стали – это любое усилие, вызывающее относительное удлинение не более 0,2%) и находится ниже предела текучести металла (точки начала текучести).

Пластическая деформация происходит при величине силы, превышающей предел упругости и текучести металла. После прекращения действия силы тело не восстанавливает форму и размеры. Она еще называется остаточной деформацией.

К деформациям после сварки приводят внутренние напряжения в сварном узле.

Внутренние напряжения – это напряжения, существующие в теле при отсутствии внешних сил. Они бывают различного характера действия: растяжения, сжатия и др. Между деформацией и напряжением существует определенная связь, т.е. чем больше величина пластической деформации, тем меньше в теле внутренние напряжения. Внутренние напряжения возникают в теле (детали) при невозможности свободной деформации нагреваемой детали. Основными причинами возникновения напряжений и деформаций при сварке являются: неравномерный нагрев основного металла, большая величина погонной энергии, когда скорость сварки низкая, а сечение шва относительно большое, литейная усадка и, особенно, структурные изменения металла шва и околошовной зоны.

Неравномерный нагрев приводит к деформации, или внутренним напряжениям, следующим образом. Если нагреть небольшой участок стального листа, то при нагревании металл начнет расширяться в зоне нагрева, но этому расширению будут препятствовать менее нагретые части листа вокруг зоны нагрева. В результате возникновения этих внутренних напряжений лист в зоне нагрева либо потеряет устойчивость и начнет деформироваться, если он относительно тонкий, либо создаст в себе внутренние напряжения. Они после сварки могут быть настолько большими, что вызывают разрушение шва или металла конструкции.

Усадка металла – уменьшение объема стали при переходе из жидкого состояния в твердое. Чугуны при таком переходе несколько увеличивают свои размеры, этим свойством они схожи с водой при замерзании.

Усадка швов при сварке вызывает в них продольные и поперечные силы после охлаждения.

Структурные изменения состоят в том, что происходит изменение размера кристаллической решетки и взаимного расположения кристаллов, которое сопровождается изменением объемов тела. В некоторых марках стали размер кристаллической решетки уменьшается, например, с 2,8 А до 2,6 А (А – ангстрем – одна десятимиллионная доля миллиметра). После нагрева кристаллы приходят в прежнее состояние. Но в некоторых сталях размер кристаллической решетки после трех-четырехкратного нагрева возрастает с 2,8 А до 3,6 А безвозвратно, и сталь себя распирает в более слабой зоне, образуя трещину. К такой стали относится сталь 30 ХГСА и др. Они характеризуются боязнью термического удара, т.е. многократного нагрева.

Внутренние напряжения бывают и от неудачного конструктивного сочетания свариваемых элементов или от нетехнологичности сварного узла. При этом затвердевающий металл шва уже прочно связан с основным металлом, а усадка шва встречает сильное препятствие, и если шов не разорвет внутренними напряжениями от усадки, то внутренние напряжения останутся в сварном узле постоянно действующей незримой силой, до приложения внешних (рабочих) нагрузок (рис. 16).

Рисунок 16 – Сечение шва

Напряженное состояние малопластичных материалов способствует образованию трещин в сварном шве или основном металле.

Внутренние напряжения от сварки вызывают коробление сварных конструкций.

Чем менее пластичный металл, чем меньше его теплопроводность, тем больше он подвергается деформации, так как зона нагрева становится (по тепловложению) точечной, т.е. неравномерной, без достаточного теплоотвода. Например, для изделий одинаковой конструкции при изготовлении из хромоникелевой стали (типа Х18Н9) величины деформаций и внутренних напряжений будут очень большими, больше, чем при изготовлении из низкоуглеродистой, а у произведенных из меди их, как правило, не бывает.

Изменение размеров и объема кристаллической решетки металла от температуры всегда порождает внутренние напряжения в нем. Если олово длительное время будет находиться на двадцатиградусном морозе, то оно начнет самопроизвольно растрескиваться.

Механизм образования деформаций и внутренних напряжений в металле для конкретных сварных узлов достаточно сложный и не поддается расчету, даже приближенному к реальному результату, по причине влияния очень многих нестабильных факторов. Это задача со многими неизвестными и меняющимися во времени. Поэтому в прочностных расчетах в зависимости сварных конструкций от внешних (рабочих) нагрузок величины сварочных напряжений в них не учитывают, но проектируют сопряжения, соединения отдельных элементов таким образом, чтобы такие напряжения свести до минимума.

4.4  Превращения в твердом состоянии.

Аллотропические превращения металлов

Нагрев или охлаждение металла в твердом состоянии может вызвать переход одного вида кристаллической решетки в другой в соответствии с минимумом свободной энергии, отвечающим тому или иному расположению атомов (см. рис. 7). Такой переход при нагреве или охлаждении металла называют аллотропическим или полиморфным превращением. Процессы аллотропических изменений подчиняются законам кристаллизации: для их протекания требуется перенагрев или переохлаждение, а рост зерен новой фазы (кристаллов с другой кристаллической решеткой) подчиняется законам образования и роста зародышей.

Вторичная кристаллизация (перекристаллизация) в твердом состоянии после кристаллизации из жидкого состояния изменяет кристаллическое строение – возникают и растут новые зерна, появляются новые границы зерен.

Характерной особенностью перекристаллизации в твердом состоянии при охлаждении является то, что она может происходить при различных, даже очень больших, степенях переохлаждения. Поэтому вторичная кристаллизация может быть диффузионной, связанной с перемещением атомов (при малых степенях переохлаждения), и бездиффузионной (при больших степенях переохлаждения).

Изменение аллотропических форм в твердом состоянии присуще различным металлам: железу (α-Fe, γ-Fe, δ-Fe), марганцу (α-Mn, β-Mn, γ-Mn, δ-Mn), титану (α-Ti, β-Ti), кобальту (α-Со, β-Со). К полиморфным металлам относятся также цирконий, олово, уран и др. Форму, отвечающую более низкой температуре, обозначают обычно α, а соответствующие более высоким температурам – β, γ, δ.

Полиморфные превращения, как при нагреве, так и при охлаждении, имеют большое значение, они влияют на кристаллическую структуру, зернистость, свойства металлов и сплавов.

Процессы вторичной (в твердом состоянии) перекристаллизации имеют особое значение для сварных швов. Во-первых, при охлаждении после сварки, если металл закристаллизовавшейся сварочной ванны подвергается вторичной кристаллизации, нарушается неблагоприятное строение в виде вытянутых столбчатых кристаллов, и возникает новая, более мелкозернистая структура, часто из мелких равноосных зерен. Во-вторых, перегретые при сварке плавлением или давлением зоны основного металла можно вновь сделать мелкозернистыми в результате дополнительного нагрева с малым перенагревом выше температуры полиморфного превращения с последующим охлаждением с той или иной скоростью. В-третьих, при сварке металлов в твердом состоянии после обеспечения надлежащего контакта и создания активных центров при перекристаллизации в твердом состоянии, сопровождающейся образованием и ростом новых зерен, происходит их прорастание через бывшую границу раздела и повышение качества и свойств сварного соединения. Немаловажную роль играют и процессы диффузии, которые существенно ускоряются, особенно при некоторых видах полиморфных превращений.

Такой эффект улучшения свойств сварного соединения при полиморфном превращении иногда используют, подвергая сварное соединение плавлением термической обработке, а соединение при сварке давлением – многократным циклическим нагревам и охлаждениям с переходом через температуру превращения.

5  ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В промышленности чаще всего применяют не чистые металлы, а сплавы двух или нескольких элементов на основе какого-либо одного металла. Так, стали – сплавы на основе железа – содержат углерод, марганец, кремний, а в специальных случаях – никель, хром, молибден и другие элементы. Содержание железа составляет обычно более 90 % и только у отдельных сталей со специальными свойствами – более 60 %.

Большое значение имеют сплавы на основе алюминия, содержащие магний, медь, цинк и другие элементы; сплавы на основе меди с добавлением цинка, олова, алюминия; сплавы на основе титана, содержащие железо, и др.

Путем термообработки можно в широких пределах изменять физические и механические свойства большей части промышленных сплавов. Возможность изменения свойств сплавов, их свариваемость, структура и свойства сварных соединений определяются природой сплавов, их строением, фазовым состоянием и составом, изменениями, происходящими при нагреве и охлаждении, как в процессе термообработки, так и в процессе сварки.

Как правило, элементы, образующие металлический сплав, в жидком состоянии полностью взаиморастворимы, т.е. образуют однородный материал с равномерно распределенными в объёме атомами элементов. Ряд металлов, не смешивающихся друг с другом даже в жидком состоянии, не могут образовывать сплавов, свариваемых методами сварки плавлением. При переходе жидкого однородного сплава в твердое состояние в нем могут происходить различные изменения, связанные с полиморфными превращениями основы сплава, с взаимодействием элементов, составляющих сплав.

Сплав двух или нескольких элементов после перехода из жидкого состояния в твердое может быть в виде твердых растворов, в виде механической смеси фаз и в виде химических соединений. Кроме того, могут существовать и промежуточные состояния, а также сочетания указанных состояний. Характер взаимодействия элементов, образующих сплав, имеет большое значение для сварки. Лучше всего должны свариваться элементы, дающие непрерывный ряд твердых растворов, хуже – дающие ограниченные твердые растворы, еще хуже – дающие химические соединения и невзаимодействующие.

То или иное состояние затвердевающего сплава зависит от взаимодействия между атомами составляющих его компонентов. Стремление к энергетически более устойчивому состоянию системы обусловливает форму взаимодействия. Твердый раствор имеет определенные отличия от металла растворителя и растворенного элемента.

Пример неограниченной взаимной растворимости в жидком и твердом состояниях двух металлов А и Б представлен на рис. 17. На диаграмме состояния линии, ограничивающие области существования различных фазовых систем, характеризуют условия (температуру, концентрацию) равновесия между фазами.

В твердом растворе переход от раствора Б в А к раствору А в Б происходит при постепенной замене в решетке А атомов А атомами Б без определенного  порядка мест замещения.

Рисунок 17 – Диаграмма состояния сплавов металла А

с металлом Б при их неограниченной

растворимости в жидком и твердом состояниях

Такого рода взаимодействие возможно для металлов с аналогичными типами кристаллических решеток и атомами близких размеров. Металлы, дающие сплавы такого типа с неограниченной растворимостью, должны хорошо соединяться различными видами сварки. При сварке плавлением, будь то сварка без присадочного материала (рис. 17, IV) или дуговая сварка плавящимся электродом (рис. 17, VI), зоны плавления и смешивания свариваемых металлов А и Б в жидком состоянии представляют собой достаточно однородный раствор, может быть, с несколько большей концентрацией оплавляемого металла у кромки. После кристаллизации сварной шов представляет собой непрерывный ряд твердых растворов переменного состава. Различие в составе первых выпадающих кристаллов и последних кристаллизующихся порций металла, т.е. микрохимическая неоднородность, увеличивается с уменьшением разницы между температурами плавления свариваемых металлов и увеличением температурного интервала кристаллизации (расстояния между линиями ликвидуса и солидуса). Иным будет строение шва при сварке давлением (рис. 17, V).

В сварных швах химическая неоднородность тем больше, чем больше размер сварочной ванны и чем меньше скорость кристаллизации. При сварке давлением в твердом состоянии (см. рис. 17, V) металлы, имеющие неограниченную взаимную растворимость, при наличии даже самых небольших элементов взаимодиффузии должны обеспечивать получение однородных твердых растворов в участках, примыкающих к сварному стыку. В таких соединениях металл должен быть однофазным, что обеспечивает высокие свойства, хотя в соответствии с правилом Н.С. Курнакова при непрерывном ряде твердых растворов свойства сплавов должны отличаться от свойств образующих их металлов (рис. 18). Для непрерывного ряда твердых растворов изменение свойств должно происходить плавно (рис. 18, I) по выпуклой или вогнутой кривой, без скачков. При образовании эвтектик – плавно по прямой (рис. 18, II). Это важно для сварных соединений, так как постепенное изменение свойств благоприятнее влияет на работоспособность сварного соединения, чем скачкообразное, имеющее место в случае образования в сплавах химического соединения (рис. 18, III).

Неблагоприятно для сварных соединений металлов с рассматриваемым типом диаграммы состояния отсутствие аллотропических превращений в твердом состоянии. Отсутствие вторичной перекристаллизации в твердом состоянии приводит к сохранению крупных кристаллитов, образующихся при первичной кристаллизации, в то время как перекристаллизация в связи с полиморфным превращением в твердом состоянии могла бы привести к измельчению зерна и улучшению свойств.

Рисунок 18 – Характер возможного изменения свойств сплавов

элементов с разными типами диаграммы состояния

Большое практическое значение имеют сплавы элементов, образующих равновесные механические смеси – эвтектики при кристаллизации из жидкого состояния и эвтектоиды – при вторичной кристаллизации. При образовании таких смесей для формирования сварных соединений важно, образуют ли элементы (компоненты) смеси без ограниченных твердых растворов (рис. 19) или же имеют ограниченную взаимную растворимость в твердом состоянии (рис. 20). При отсутствии у компонентов ограниченной растворимости сварное соединение, полученное сваркой плавлением (рис. 19, III-V), имеет вполне равномерную микроструктуру с постепенным переходом от одного фазового состояния (кристаллы металла А) к другому (кристаллы металла Б).

В жидкой сварочной ванне находится равномерный твердый раствор компонентов А и Б, однако непрерывное контактирование жидкого раствора на одной кромке с компонентом А делает расплав вблизи этой кромки обогащенным компонентом А, а у другой кромки – компонентом Б.

I – диаграмма состояния; II – кривая охлаждения;  III – кристаллическое строение сварного соединения при сварке плавлением без присадочного материала;  IV – то же, с присадкой металла А;  V – то же, с присадкой металла Б;  VI – сварное соединение, полученное сваркой давлением

Рисунок 19 – Диаграмма состояния сплавов металлов А и Б, дающая

в твердом состоянии эвтектические смеси

Поэтому кристаллизация металла у кромок соответствует сечениям X-X у кромки А и Z-Z у кромки Б (см. рис. 19, I). При охлаждении сплава Z до температуры ликвидуса (рис. 16, II, точка а) начнется выпадение кристаллов Б, которое будет продолжаться до температуры солидуса, которой будет температура эвтектического превращения (точка г). При этой температуре остаток жидкого расплава превратится в равномерную механическую смесь кристаллов Б и А (эвтектику), имеющую состав, соответствующий проекции точки О на горизонтальную ось. Аналогично пройдет кристаллизация сплавов у кромки металла A с той лишь разницей, что первыми начнут выпадать  кристаллы металла А.

Таким образом, при сварке плавлением микроструктура и фазовое состояние металла будут постепенно переходить от кристаллов одного металла с малым количеством эвтектики к кристаллам другого металла также с малым количеством эвтектики (см. рис. 19, V). Между этими зонами количество эвтектики будет постепенно увеличиваться, и где-то на промежуточных участках должна находиться чисто эвтектическая зона. Поскольку в участках сварного шва, примыкающих к кромкам каждого из свариваемых металлов, кристаллизуется металл с подавляющим количеством кристаллов данного свариваемого металла, обеспечиваются хорошие условия для сплавления основного металла и металла шва, а постепенное изменение структуры и фазового состояния в пределах металла шва обеспечивает плавный переход свойств одного металла к свойствам другого (см. рис. 19, II).

При данном типе диаграммы состояния свариваемых металлов хорошее сплавление металла шва с основными свариваемыми металлами обусловливается тем, что на кромках каждого металла из расплава надстраиваются зерна того же металла, т.е. имеет место полное соответствие атомно-кристаллического строения, а в связи с этим и создание надлежащей связи. Благоприятно и плавное изменение свойств в пределах сварного соединения. Образование химической неоднородности в таком сварном соединении неизбежно в связи с разной химической природой металлов А и Б. Градиент химической неоднородности (различие в составе соседних участков) тем больше, чем больше величина концентрационного интервала между эвтектической точкой О и чистыми металлами (см. рис. 19, отрезки Од и Ог).

При сварке давлением в твердом состоянии образование соединения связано с определенными ограничениями. Отсутствие жидкого раствора и кристаллизации с выделением на кромках однотипных кристаллов, отсутствие взаимной растворимости свариваемых металлов в твердом состоянии исключают протекание диффузионных процессов на границе раздела. Возможность получения сварного соединения в этом случае зависит от надлежащего контакта чистых свариваемых поверхностей, создания максимального количества активных центров и соответствия атомно-кристаллического строения.

Для металлов, образующих эвтектические смеси, но имеющих взаимную ограниченную растворимость, механизм образования сварного соединения заметно изменяется (рис. 20). При сварке плавлением в сварочной ванне на кромках свариваемых металлов из жидкого расплава кристаллизуются не чистые металлы, а твердые растворы на основе соответствующих металлов. На кромке свариваемого металла А будут кристаллизоваться кристаллы твердого α-раствора (Б в А), а на кромках металла Б  – кристаллы β-раствора (А в Б).

I – диаграмма состояния; II – элементарные ячейки α и β-растворов;

III – кристаллическое строение сварного соединения при сварке плавлением без присадки;  IV – сварное соединение, получаемое сваркой давлением; V – то же, с присадкой металла Б;  VI – то же, с присадкой металла А

Рисунок 20 – Диаграмма состояния сплавов металлов А и Б, дающих

в твердом состоянии эвтектические смеси и ограниченные

твердые растворы

Эвтектическая смесь в такой системе состоит не из чистых металлов А и Б, а из граничных фаз α- и β-растворов. Для растворов типа α, где предельная растворимость элемента Б в элементе А изменяется с температурой, характерно появление в кристаллах α-частиц  β-фазы, которая выделяется при охлаждении в интервале температур от максимальной растворимости Б в А до минимальной в виде избыточных вторичных кристаллов (βВТ).

Эти кристаллы βВТ мельче, чем первичные β-кристаллы, т.к. образуются при более низкой температуре. Поскольку укрупнение их может происходить только при длительном пребывании при повышенной температуре, когда они могут расти за счет диффузионного поступления к ним атомов образующих компонентов, их размер тем меньше, чем меньше время пребывания при повышенной температуре, т.е., чем больше скорость охлаждения. При очень большой скорости охлаждения можно переохладить до нормальной температуры твердый α-раствор с максимальной концентрацией растворимых атомов Б. Но такой перенасыщенный твердый раствор неустойчив и может разлагаться со временем с выделением очень мелких дисперсных частиц βВТ-фазы. При таком старении сплава выделяющиеся дисперсные частички вторичной фазы препятствуют движению дислокации, что может способствовать его упрочнению, а также повышению хрупкости.

Таким образом, при сварке плавлением на кромках свариваемых металлов А и Б кристаллизуются твердые α- и β-растворы. Атомное и кристаллическое соответствие твердых растворов свариваемым металлам создает хорошие условия для связи металла шва со свариваемым металлом.

Для металлов с рассматриваемым типом диаграммы состояния характерно также появление диффузионных зон на границе соединения. Образование диффузионных зон связано с тем, что в металл А в соответствии с наличием определенной растворимости проникает (диффундирует) некоторое количество атомов Б: либо из α-раствора при сварке плавлением, либо непосредственно из металла Б при сварке давлением в твердом состоянии.

Наличие зон взаимодиффузии улучшает связь в сварном соединении, так как при этом происходит более плавное изменение свойств.

Возможность даже ограниченной взаимодиффузии особенно важна при сварке давлением в твердом состоянии, когда она может стать дополнительным фактором улучшения свойств сварных соединений. Неблагоприятен в сварных соединениях рассмотренного типа эффект старения в отдельных участках как сварного шва, так и примыкающей к шву зоны, где могли образоваться кристаллы  перенасыщенного твердого  раствора.

Элементы А и Б, которые при кристаллизации образуют химическое соединение АтБп, условно обозначенное как новое вещество C, дают диаграммы состояния типа представленной на рис. 21. Различие между указанными системами заключается в том, что в случае, представленном на рис. 21, новое химическое вещество С образует с металлами А и Б эвтектические смеси без какого-либо растворения одного из веществ в другом.

І — диаграмма состояния; ІІ — кристаллическое строение сварного

соединения при сварке плавлением без присадки; ІІІ — то же, с присадкой металла А;   IV – сварное соединение, полученное сваркой давлением

Рисунок 21 – Диаграмма состояния сплавов металлов А и Б,

дающих в твердом состоянии химическое соединение АтБп – С и

эвтектические смеси без ограниченных твердых растворов

Химическое соединение, всегда состоящее из т атомов металла А и п атомов металла Б, с вполне определенными местами этих атомов в кристаллической решетке, имеет свой тип кристаллической решетки в отличие от упорядоченного твердого раствора с типом решетки элемента А или Б. Свойства их также различны.

Очень часто химические соединения двух мягких, пластинчатых и вязких металлов оказываются твердыми и хрупкими (например, соединения железа с алюминием). В связи с этим особенно важно учитывать возможность образования химических соединений в сварных соединениях.

Среди систем, дающих химические соединения, для сварки наиболее благоприятны системы с ограниченными твердыми растворами, как обеспечивающие получение на границе соединения переходных зон твердых растворов.

5.1	Вторичные превращения в сплавах и их роль

для сварных соединений. Аллотропические превращения

в сплавах

Кроме первичных превращений, в сплавах часто наблюдаются вторичные превращения, т.е. совершаемые уже в затвердевших вполне сплавах при их охлаждении или нагревании. Эти превращения имеют весьма большое значение в практике, т.к. обуславливают возможность применения к сплавам различного  вида термической обработки.

Простейшим видом вторичного превращения в сплавах являются аллотропические (или полиморфные) превращения, аналогичные превращениям в чистых металлах (см. п. 4.4). Наряду с ними могут быть превращения и другого вида, которые, конечно, должны выражаться на диаграмме состояния соответствующими линиями.

В сплавах аллотропические превращения могут совершаться в следующих случаях.

1	Аллотропическое превращение может относиться к твердому раствору, и последний из одной кристаллической решетки будет переходить в другую. Этот переход в твердом растворе может происходить с некоторым изменением концентрации, подобно тому, как при образовании твердого раствора из жидкого происходит изменение концентрации. Поэтому аллотропическое превращение на диаграмме выражается двумя линиями, совершенно подобными линиям образования твердого раствора из жидкости. В зависимости от того, где заканчивается это превращение на диаграммах, линии аллотропического превращения твердого раствора могут иметь такой вид, как на рис. 22, I. Твердый раствор β, полученный из жидкости Ж, переходит в свою модификацию α  по линиям, расположенным различно на диаграммах. Полиморфное превращение обусловило получение в определенном интервале концентраций и температур двухфазной твердой области α + β и области α ограниченных твердых растворов Б в А.

Рисунок 22 – Диаграммы состояния сплавов с полиморфным

превращением в твердом состоянии

2	Другой случай, когда аллотропические превращения претерпевают оба компонента (А и Б – рис. 22, II).

В приведенном случае компоненты при переходе из жидкого состояния в твердое дают неограниченные твердые γ-растворы,  при дальнейшем охлаждении компонент А претерпевает полиморфное превращение γ→α, а компонент Б – превращение γ→β. Новые аллотропические формы элементов дают эвтектику Эт – механическую смесь, образующуюся при вторичной кристаллизации, и ограниченные твердые α-растворы (Б в А) и β-растворы (А в Б).

При сварке плавлением у кромок, как со стороны шва, так и со стороны металлов А и Б, будут располагаться, соответственно, кристаллы ограниченных твердых α- и β-растворов, из которых при снижении температуры выделяются, соответственно, кристаллы β третичного и α третичного. Между зонами твердых растворов α и β будет находиться зона кристаллов эвтектоида (рис. 22, ІІІ).

Строение металла сварного шва может существенно измениться, если образующиеся в сварочной ванне сплавы металлов претерпевают полиморфные превращения. При этом изменения структуры шва будут соответствовать перекристаллизации в твердом состоянии по диаграммам различного типа.

5.2	Распад твердого раствора

Следующими практически важными видами превращения в твердых сплавах являются полный и частичный распад твердого раствора.

При полном распаде твердого раствора образуются новые фазы, при частичном – выделяется из твердого раствора или растворяется в нем другая фаза. При этих превращениях меняется структура сплавов, а следовательно, и их свойства (см. рис. 20).

Отличительная особенность сварного соединения металлов с полиморфным превращением в твердом состоянии – получение вторичных мелких зерен в пределах крупных первичных кристаллитов, образовавшихся при переходе из жидкого состояния в твердое (при первичной кристаллизации). Прочность и вязкость благодаря этому улучшаются, происходит плавное изменение свойств металла шва в соответствии с характером образовавшихся фаз (см. рис. 20).

На практике часто приходится иметь дело со сваркой не только чистых металлов, но и сплавов. В сварных соединениях сплавов могут существовать твердые растворы нескольких компонентов, эвтектические или эвтектоидные смеси и химические соединения.

5.3	Диаграммы состояния тройных систем

В системе, состоящей из трех компонентов, в отличие от двухкомпонентных, прибавляется еще одна независимая переменная – концентрация третьего компонента, поэтому диаграмма состояния должна строиться в трех координатах, т.е. в пространстве. Здесь обычно значения процентных содержаний (концентрации компонентов) наносятся на горизонтальные плоскости, а значения температур – по вертикали. Основанием такой пространственной фигуры является обычно равносторонний (правильный) треугольник, по которому определяют значения концентраций всех трех компонентов в любом сплаве системы. Такой треугольник – основание диаграммы состояний тройной системы – называется концентрационным (рис. 23).

Рисунок 23 – Концентрационные треугольники тройной системы А-В-С

Метод отсчета состава сплава по концентрационному треугольнику заключается в следующем.

1	Через данную точку М внутри треугольника А-В-С проводят прямые, параллельные его сторонам. Отрезки на сторонах треугольника, заключенные между вершиной и точкой пересечения прямой, проведенной параллельно стороне треугольника, определяют количество того компонента, вершина которого противоположна стороне, параллельно которой проведена прямая. При таком методе отсчета необходимо следить, чтобы концентрация компонентов откладывалась в одном направлении (например, против часовой стрелки – см. рис. 23, а).

2	Другой способ. Вершины треугольника отвечают соответствующим чистым компонентам А, В и С. На сторонах треугольника будут находиться соответствующие двойные системы А – В, В – С и С – А, а все тройные сплавы (состоящие из трех компонентов) будут заключаться внутри треугольника, т.е. каждая точка в нем будет отвечать тройному сплаву определенного состава, и этот состав, т.е. концентрация компонентов в сплаве, определится по длине перпендикуляров, опущенных на стороны треугольника из точки, соответствующей составу взятого сплава. Основание: в равностороннем треугольнике сумма всех перпендикуляров, опущенных из любой точки на стороны треугольника, равна его высоте. Таким образом, если высоту треугольника разделить на 100 частей соответственно 100 % каждого компонента, а длины каждого из перпендикуляров в тех же единицах считать пропорциональными процентному содержанию компонентов в сплаве, то эти длины и будут определять концентрацию каждого из компонентов в сплаве, т.е. дадут его полный состав. Какой перпендикуляр какому компоненту соответствует, можно определить по фигуре: ведь каждая высота треугольника представляет перпендикуляр, определяющий 100 % компонента, расположенного в соответствующей вершине; поэтому все перпендикуляры, параллельные данной высоте, являются как бы частью этой высоты и определяют процент того самого компонента, 100 % которого определяются соответствующей высотой треугольника.

Следовательно, состав сплава, отвечающего любой точке треугольника, определяется длиной перпендикуляров, опущенных из этой точки на стороны треугольника, и каждый перпендикуляр соответствует процентному содержанию того компонента, который определяется высотой, параллельной данному перпендикуляру (см. рис. 23, б).

Тройные диаграммы строятся экспериментальным путем. Для этого, так же, как и в случае двойных сплавов, определяют критические температуры построением кривых охлаждения или нагрева и наносят на линию данного сплава, т.е. на перпендикуляр к плоскости в точке данного сплава. При соединении точек ликвидус получается поверхность ликвидус, а при соединении точек солидус получится поверхность солидус. Вид тройной диаграммы состояния зависит от того, какие фазы образуются в результате взаимодействия элементов в сплаве. Изучение их сложно. Рассмотрим наиболее простые случаи (рис. 24, 25).

Рисунок 24 – Диаграмма состояния тройных сплавов с неограниченной

растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях (а)

и кривая охлаждения сплава 1 (б)

Рисунок 25 – Диаграмма состояния трехкомпонентной системы.

Компоненты не растворимы в твердом состоянии

и образуют тройную эвтектику (пространственное изображение)

Поверхность А/В/С/ – поверхность ликвидус, вогнутая – поверхность солидус.

Для изучения таких диаграмм пользуются проекциями изотермических сечений, которые указывают для любого сплава температуру плавления, или развертками диаграмм (рис. 26).

Рисунок 26 – Диаграмма состояния трехкомпонентной системы.

Компоненты не растворимы в твердом состоянии

и образуют тройную эвтектику (развертка)

# 6  ЖЕЛЕЗО И ЕГО СПЛАВЫ

Основные сплавы железа – сталь и чугун, самые распространенные материалы в промышленности. Это сплавы железа с углеродом, иногда для придания этим сплавам специальных свойств при выплавке добавляют элементы, которые называются легирующими, а сплавы тогда называются легированными. Основу понимания этих сплавов составляет железоуглеродистая система.

# 6.1 Свойства железа и углерода как компонентов

# железоуглеродистых сплавов

Железо занимает 26 место в периодической таблице элементов, это серебристо-белый металл. Температура плавления 15390С, плотность 7,68г/см3. Железо – полиморфный металл, существует в разных кристаллических формах. При температурах ниже 9110С железо имеет кристаллическую решетку ОЦК. Эту форму обозначают . В диапазоне температур 911...1401 0С железо имеет кристаллическую решетку ГЦК. Эту кристаллическую форму обозначают γ, и в диапазоне от 1401 0С и до плавления железо снова имеет решетку ОЦК. Эту форму называют высокотемпературной модификацией и обозначают δ.

С углеродом железо взаимодействует, образуя твердые растворы внедрения, при этом -Fe растворяет углерода очень мало, а именно – при комнатной температуре растворимость углерода в -Fe составляет до 0,0025%, а при 7270С – 0,025%. Твердый раствор углерода в -Fe называется ферритом. По своим свойствам феррит напоминает чистое железо – это мягкая и пластичная фаза. Феррит имеет следующие механические свойства: в=250 МПа, т =120 МПа, =50%, =80%, НВ 90.

В γ-Fе растворяется значительно больше углерода: максимальная растворимость наблюдается при 1147 0С и составляет 2,14% С. Твердый раствор внедрения углерода в -Fe называется аустенитом. Аустенит – мягкая и пластичная фаза.

В  -Fe  растворяется до 0,1 % С при температуре 1499 0С. Эта фаза напоминает феррит и называется -твердым раствором.

В железоуглеродистых сплавах углерод может находиться в двух формах – в форме графита, т.е. в свободном состоянии, и в виде химического соединения с железом – карбиде.

Графит имеет гексагональную кристаллическую решетку с относительно большим расстоянием между плоскостями, поэтому чешуйки графита легко скалываются, твердость графита около 3 НВ, он обладает практически нулевой прочностью.

Карбид железа – Fe3C называется цементитом. В цементите содержится 6,67 % С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку и температуру плавления около 16000С. До 2100С цементит ферромагнитен, обладает высокой твердостью (HV 1000), но малой пластичностью, разрушается хрупко. Цементит – фаза метастабильная и при высоких температурах может разлагаться с образованием графита – стабильной фазы.

# 6.2  Диаграмма состояния «железо – цементит»

Эта диаграмма (рис.27) описывает метастабильное равновесие.

Координаты точек приведены в табл. 4.

Рисунок 27 – Диаграмма состояния «железо – цементит»

Таблица 4 – Координаты точек

| Обозначе-ние точек | А | В | С | Д | N | # J | Н | E | F | G1 | # Р | S | К | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°C | 1539 | 1499 | 1147 | 1500 | 1401 | 1499 | 1499 | 1147 | 1147 | 911 | 7Z7 | 727 | 727 | 600 |
| %С | 0 | 0,5 | 4,3 | 6,67 | - | 0,16 | 0,1 | 2,14 | 6,67 | - | 0,025 | 0,8 | 6,07 | 0,0025 |

Пояснения к диаграмме состояния «железо-цементит»

Фазы системы:

Ж – жидкость, расплав железа с углеродом;

А – аустенит – твердый раствор углерода в γ-Fe;

Ф – феррит – твердый раствор углерода в а-Fe;

Ц – цементит – химическое соединение Fе3С;

Фδ – твердый раствор углерода в δ-Fe;

П – перлит-эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита;

Л – ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита (выше линии PSK) и перлита с цементитом (ниже линии PSK).

Превращения, совершающиеся в сплавах при постоянных температурах:

1	На линии НIB при температуре 14990С.

Это превращение испытывают сплавы, содержащие от 0,1 до 0,5% С.

Сплав, содержащий 0,16% С (I), начинает кристаллизоваться с образованием кристаллов δ-твердого раствора, и при температуре 1499°С будет иметь место превращение

δн      +     жв          →  АI

0,1%С       0,5%С      0,16%С

Число степеней свободы С=К–Ф+1=2–3+1=0. Температура постоянная. Такое превращение называется перитектическим – когда из двух фаз при постоянной температуре образуется одна новая фаза, в данном случае – аустенит.

2	На линии ECF, температура 1147 0С.

Это превращение испытывают все сплавы, содержащие от 2,14 % С (точка Е) до 6,67 % С (точка F).

Рассмотрим сплав, содержащий 4,3 % С (точка С). Выше 11470С сплав находится в жидком состоянии. При температуре чуть ниже 11470С происходит превращение

Жс       →            Ае       +       ЦF

4,3% С             2,14% С         6,67% С

Число степеней свободы С=К–Ф+1=2–3+1=0. Температура постоянная. Такое превращение называется эвтектическим. В данном случае эвтектика представляет собой механическую смесь аустенита и цементита.

Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется ледебуритом. Применяя правило отрезков, можно показать, что ледебурит, как структура, наполовину состоит из хрупкого цементита, поэтому ледебурит тверд (до 500 НВ), хрупок, и сплавы с такой структурой невозможно обрабатывать давлением. Такие сплавы называются чугунами. К чугунам относятся все сплавы в диапазоне концентрации углерода от 2,14% (точка Е) до 6,67% (точка F), в структуре содержат эвтектику-ледебурит. По структуре чугуны делят на эвтектические (4,3% С), доэвтектические (2,14...4,3% С) и заэвтектические (4,3...6,67% С). Соответственно, сплавы, содержащие менее 2,14% С (сплавы левее точки Е), закристаллизовываются с образованием аустенита – мягкой пластичной фазы. Такие сплавы хорошо обрабатываются давлением и называются сталями. Следовательно, точка Е (2,14%С), характеризующая предельное содержание углерода в аустените, делит железоуглеродистые сплавы на две группы:

стали – содержат менее 2,14% С

и чугуны – содержат более 2,14% С.

3  На линии PSK, температура 727 0С. Это превращение испытывают и стали и чугуны (от точки Р до точки К, т.е. от 0,025% С до 6,67% С).

Рассмотрим сталь, содержащую 0,8% С. Выше температуры 7270С (например, 8000С) сталь состоит из аустенита, и при охлаждении аустенит сохранится до 7270С. Ниже этой температуры должно пройти превращение

Аs        →           Фp        +         Цк

0,8%C              0,025%C         6,67%C

Число степеней свободы С=К–Ф+1=2–3+1=0, т.е. температура постоянная, из одной фазы образуются две новые. Но т.к. все фазы находятся в твердом состоянии, такое превращение называют эвтектоидным.

Эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита называется перлитом.

Сталь, содержащая 0,8% С, называется эвтектоидной, сталь, содержащая менее 0,8%С – доэвтектоидной, и сталь, содержащая более 0,8%С – заэвтектоидной. Они отличаются по структуре. Структура доэвтектоидной  стали состоит из избыточного феррита, который располагается по границам зерен перлита с пластинчатым строением зерен. Структура заэвтектоидных сталей состоит из избыточного цементита, который в виде сетки располагается по границам зерен пластинчатого перлита.

6.3  Обозначение критических точек сталей

Критическими называют температуры фазовых превращений. Они представляют собой точки, совокупность которых создает линии диаграммы состояния. Критические точки имеют большое практическое значение, т.к. определяют температуры превращений конкретных сплавов (сталей), и приводятся в справочниках. Все критические точки обозначают буквой «А» с добавлением числового индекса, который характеризует превращение. Но точки на диаграмме описывают равновесие, превращения протекают при нагреве выше этой точки (равновесной), превращения при охлаждении протекают при более низкой температуре, чем равновесная. Для отличия точек превращений добавляют индекс «с» при нагреве и индекс «r» при охлаждении.

Обозначения критических точек приведены в табл. 5.

Таблица 5 – Критические точки

| Точки линий диаграммы состояния | Обозначение критических точек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Равновесное | При нагреве | При охлаждении |
| PSK | A1 | Aс1 | Ar1 |
| MO | A2 | Aс2 | Ar2 |
| GS | A3 | Aс3 | Ar3 |
| ES | Aсm | Acm | - |
| NI | A4 | Aс4 | Ar4 |

7    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМООБРАБОТКИ

7.1	Сущность и технология термообработки

Термической обработкой (термообработкой) называется технологический способ закономерного изменения свойств на основе изменения микроструктуры сплавов. Любой вид термообработки состоит из трех основных этапов (нагрев, выдержка, охлаждение), каждый из которых контролируется двумя параметрами: температурой и временем. Поэтому технологию термообработки целесообразно представлять в виде графика в координатах «температура в градусах Цельсия – время в часах». На рис. 28 приведен такой график, описывающий технологию термообработки. Для разработки такой технологии должны быть указаны конкретные числовые значения температуры нагрева tН, времени нагрева, времени выдержки и времени охлаждения, т.е. τ/, τ//, τ///. Эти параметры выбираются по вполне определенным законам, которые определяются на основе теоретических и практических предпосылок, составляющих теорию термообработки.

Рисунок 28 – График режима термической обработки

7.2	Превращения в сталях при нагреве

Представление о превращениях при нагреве можно получить на основе анализа диаграммы состояния «железо – цементит». Из диаграммы (см. рис.27) видно, что доэвтектоидные стали с исходной структурой, состоящей из феррита и перлита, до температуры А1 не испытывают никаких превращений, поэтому такой нагрев с точки зрения изменения свойств не имеет смысла. Выше А1 структура, состоящая из феррита и перлита, претерпевает превращения с сохранением того же феррита, но вместо перлита – образуется аустенит. Этот процесс перехода Ф+П → Ф+А продолжается до температуры А3. Выше А3 образуется полностью аустенит. Этот процесс называется аустенитизацией. При нагреве эвтектоидной стали исходная структура перлита выше А1 переходит в аустенит сразу. При нагреве заэвтектоидных сталей с исходной структурой цементит и перлит сначала выше А1 структура переходит в смесь цементита и аустенита и только выше Аcm полностью переходит в аустенит.

Таким образом, основная цель нагрева при термообработке – аустенитизация. Механизм образования аустенита носит кристаллизационный характер и состоит в зарождении центров γ-фазы и их дальнейшего роста. Центры образуются на границе раздела «феррит – цементит» на базе фазовых флуктуаций.

После исчезновения феррита и цементита и, естественно, границ между ними, наблюдается только рост зерен аустенита без возникновения новых зародышей. Образовавшийся аустенит неоднороден по содержанию углерода. В участках, прилегавших к бывшему цементиту, содержание углерода значительно выше, чем в участках, прилегавших к ферриту. Под влиянием этого перепада концентрации происходит диффузия атомов углерода, в результате чего происходит стабилизация аустенита. Следовательно, рост участков аустенита происходит вследствие превращения α → γ  и диффузии углерода. Процесс завершается полной аустенитизацией.

В процессе аустенитизации происходит не только гомогенизация этой фазы, но и изменение зерна. В момент образования, т.е. при переходе через точку А1, образуется аустенит из большого числа центров, получается много зерен, т.е. аустенит мелкозернистый. Зерно аустенита в момент образования называется начальным, и оно всегда мелкое.

При переходе через А1 зерна разных сталей ведут себя по-разному. У одних сталей зерно аустенита начинает интенсивно расти сразу же выше А1. Такие стали называются наследственно крупнозернистыми. У других сталей мелкое начальное зерно при дальнейшем нагреве сохраняется мелким вплоть до 9300С, и только после этой температуры начинается интенсивный рост зерна. Такие стали называются наследственно мелкозернистыми. Наследственность является технологическим свойством стали. Это понятие нельзя смешивать с действительным зерном, которым является зерно, полученное в результате нагрева при данной термообработке. Размер действительного зерна, который определяет конечные свойства стали, обусловлен температурой нагрева, продолжительностью выдержки при ней и склонностью данной стали к росту зерна при нагреве.

Наследственная зернистость определяется для каждой стали специальными методами, сущность которых заключается в нагреве до температуры 9300 С, выдержке 8 часов с последующим охлаждением. Далее определяется величина зерна под микроскопом при х100. Наблюдаемая структура сравнивается с величиной зерна стандартной (эталонной) шкалы, разделенной на баллы. Сравниванием оценивается балл зерна. Если данная сталь имеет зерно балла 1…5, то считается, что сталь наследственно крупнозернистая, если зерно 6...15 баллов – мелкозернистая.

7.3	Превращения в сталях при охлаждении

Если сталь со структурой аустенита, полученной в результате нагрева выше точки Ас3 (для доэвтектоидной стали), выше Аcm (для заэвтектоидной) или выше Ас1 (для эвтектоидной), охладить ниже точки А1, то начнется превращение аустенита по реакции: А → Ф+Ц.

Исходная фаза – аустенит есть γ-Fе, в котором углерода столько, сколько было в исходной стали. В результате превращения образуются две новые фазы. Феррит – это α-Fе, почти не содержащее углерода, и цементит Fе3С, содержащий 6,67 %. Следовательно, должно произойти диффузионное перераспределение углерода и полиморфное γ → α превращение. Первый элементарный процесс (диффузия) с понижением температуры распада аустенита снижается и при температурах порядка 200...2200 С (обозначим эту температуру МН) вообще исчезает. Второй процесс (превращение γ → α) ускоряется с понижением температуры, т.к. увеличивается разность термодинамических потенциалов γ-Fе и а-Fе, что должно ускорять распад аустенита с увеличением переохлаждения. Таким образом возникает сложное влияние степени переохлаждения на скорость распада аустенита ниже А1, а именно, сначала процесс должен ускоряться, т.к. диффузия ‘‘не мешает’’, а дальше процесс должен замедляться из-за снижения скорости диффузии. Различная скорость распада аустенита при разных температурах ниже А1 приводит и к различным механизмам распада переохлажденного аустенита. Эти сложные процессы описываются диаграммами, которые строят экспериментально, но которые служат для теоретического анализа процессов структурообразования при температурах ниже А1. Эти графики называются диаграммами изотермического распада переохлажденного аустенита. Типичная такая диаграмма, построенная для стали, содержащей 0,8 % С, приведена на рис.29.

200

1

Перлит

Сорбит

Троостит

Бейнит верхний

Бейнит нижний

А1

Перлиное превращение

HB

Аустенит  (стойкий)

Мартенсит и аустенит

300

400

500

600

700

0

-100

100

0

350

250

150

200

400

600

Мартенсит и аустенит (остаточный)

Мартенситное превращение

Промежуточное превращение

Конец

превращения

Начало

превращения

lg τ

Рисунок 29 – Диаграмма изотермического распада аустенита

эвтектоидной стали

Введем обозначения:

А1 – температура критической точки. Выше этой температуры у эвтектоидной стали существует устойчивый аустенит.

Ниже этой температуры начинается распад аустенита, но опыт показывает, что будучи охлажденным ниже А1, аустенит начинает распадаться не сразу, а в течение времени от оси ординат до точек линии начала превращения (в виде буквы «С») существует метастабильный аустенит, т.е. линия начала превращения – это начало диффузионного распада аустенита. Процесс этот продолжается до линии конца превращения (тоже напоминающей букву «С»), т.е. правее линии конца превращения существуют продукты распада аустенита. Какие это продукты? Опыт показывает: если аустенит распадается в диапазоне температур А1…650 0С, то образуется пластинчатая смесь феррита и цементита с толщиной пластин в пределах 0,6...1,0 мкм, с твердостью 180...250 НВ. Такую структуру называют перлитом (П). Если распад аустенита протекает в диапазоне температур 650...6000С, образуется более дисперсная смесь пластин феррита и цементита с толщиной пластины 0,25...0,30 мкм, с твердостью 250...350 НВ. Такую структуру называют сорбитом (С). Наконец, если распад аустенита протекает в диапазоне температур 650...5500С (t*), то образуется еще более тонкая пластинчатая смесь феррита и цементита, толщина пластин которой  0,1...0,15 мкм, с твердостью 350...450 НВ. Такую структуру называют трооститом (Т). Следовательно, П, С, Т – структуры одной физической природы, представляют собой механическую смесь феррита и цементита, отличаются дисперсностью. Чем ниже температура образования структуры, тем выше ее дисперсность, выше твердость и прочность стали. Диапазон образования П, С, Т (от А1 до t*) называют перлитным превращением. Это превращение подчиняется основным законам кристаллизационного процесса.

Если распад аустенита происходит в диапазоне температур t* (5500С)…МН (2200С), то превращение протекает в условиях затрудненной диффузии. Образуется особая структура, получившая название бейнит, а само превращение называется бейнитным (промежуточным). Бейнит – это структура, состоящая из а-раствора перистой формы с повышенным содержанием углерода и мелких частиц цементита. Сталь с бейнитной структурой имеет твердость в пределах 450...550 НВ, высокий уровень прочности и умеренной пластичности и вязкости. Это объясняется повышенным содержанием углерода и большой плотностью дислокаций в бейнитной а-фазе, а также образованием дисперсных карбидов, расположенных в кристаллах этой фазы.

Если распад аустенита происходит при еще более низких температурах, когда диффузия становится невозможной (ниже точки МН, см. рис.29), возникает особое превращение, называемое мартенситным. Мартенситное превращение – бездиффузионное, образуется особая структура – мартенсит.

Мартенсит – пересыщенный твердый раствор углерода в а-Fе. Его характерные свойства: высокая твердость (до 650НВ), хрупкость, имеет тетрагональную кристаллическую решетку (кубическая а-решетка «вытянута» вдоль одной грани, т.е. с > а), игольчатую форму кристаллов. Чем выше содержание углерода, тем выше твердость мартенсита. Мартенситное превращение имеет следующие особенности:

1)	превращение бездиффузионное;

2)	изотермически не образуется;

3)	большая скорость роста кристалла (около 1 км/с);

4)	протекает в диапазоне температур: имеет температуру начала и конца превращения, положение которых зависит от содержания углерода и др. легирующих элементов;

5)	не идет до конца: наряду с мартенситом всегда имеется не распавшийся аустенит, который называется остаточным.

7.4	Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.

Критическая скорость закалки

Для оценки этих процессов необходимо совместить кривые, характеризующие скорость непрерывного охлаждения с линиями диаграммы изотермического распада аустенита. Точки пересечения линий скорости охлаждения с линиями диаграммы характеризуют температуры (ордината точки) и время (абсцисса точки) распада аустенита. Из анализа следует, что с увеличением скорости непрерывного охлаждения температура распада аустенита снижается (сравнить точки 1/, 1// и 1/// – точки начала распада, точки 2/, 2// и 2/// – точки конца распада). Это приводит к увеличению дисперсности структур. Так, при охлаждении с  малой скоростью V1, образуется перлит, при скорости V2  –  сорбит, при скорости  V3  – троостит (на данной схеме, рис.30).

Рисунок 30 – Схема наложения линий охлаждения на диаграмму

изотермического распада аустенита

При охлаждении с некоторой скоростью Vкр (V4 на рис. 30) диффузионные превращения вообще подавляются, о чем свидетельствует тот факт, что кривые скоростей охлаждения не пересекают линии диффузионного распада (на схеме рис. 30 – линии 1 и 2). Скорость охлаждения пересекает линию начала мартенситного превращения, и при такой скорости образуется мартенсит. Эту скорость называют критической скоростью закалки. Она выражается линией, касательной к кривой начала диффузионного распада аустенита в зоне его минимальной устойчивости. В первом приближении, град/с,

Vкр= tн−tτ,

где  tн – температура нагрева, 0С;

t* – температура минимальной устойчивости аустенита, 0С;

τ * – инкубационный период в зоне минимальной устойчивости аустенита, с.

7.5	Превращение мартенсита и остаточного аустенита

при нагреве (отпуске) стали

После мартенситного превращения (закалки) сталь состоит из мартенсита и остаточного аустенита. Обе эти структурные составляющие неустойчивы: мартенсит – потому что в решетке а-фазы содержится повышенное количество углерода, а остаточный аустенит неустойчив при низких температурах, т.к. γ-Fе может существовать в устойчивом состоянии только при температурах выше А1. При относительно низких температурах в сталях с мартенситно-аустенитной структурой превращений нет из-за малой подвижности атомов. Нагрев должен вызвать распад мартенсита и превращение γ → α. Но эти процессы «растягиваются» на  довольно большой интервал. В зависимости от основного содержания превращений весь температурный интервал нагрева от +20 0С до А1 принято делить на 4 периода (или 4 превращения при отпуске).

Главное содержание первого превращения – выделение углерода из мартенсита. Этот период растягивается на диапазон 100...350 0С. Причем процесс идет в две стадии. На первой стадии (100...150 0С) выделяющийся углерод охватывает только отдельные кристаллы мартенсита, и образуется так называемый ε-карбид, который, во-первых, имеет состав, отличающийся от цементита, и, во-вторых, образуется в виде плоских дисков, сопряженных с мартенситом. Такой распад называется двухфазным. На второй стадии (150…350 0С) в распад вовлекается весь мартенсит, он обедняется углеродом до предела, близкого к равновесному. В итоге образуется структура, состоящая из мелкодисперсного (в виде дисков) ε-карбида и а-фазы с повышенным содержанием углерода. Получающуюся структуру называют отпущенным мартенситом. Такой мартенсит имеет меньшую плотность дислокаций и меньшую тетрагональность, чем мартенсит закалки.

Второе превращение распространяется на диапазон температур 200...300 0С. Его главное содержание – превращение остаточного аустенита. При этом образуется структура мартенсита и частиц карбидов, устойчивых при этих температурах, т.е. отпущенный мартенсит.

Третье превращение развивается при температурах 350...450 0С. Главное содержание превращения – снятие внутренних напряжений и карбидное превращение ε-карбид → цементит. Одновременно с этим происходит дальнейшее совершенствование а-фазы, ее полигонизация и снятие макро- и микронапряжений. Образующаяся после такого нагрева структура называется трооститом отпуска. Характерная особенность этой структуры – обеспечение  наиболее высоких упругих свойств стали.

Четвертое превращение при нагреве развивается в диапазоне температур 450…550 0С. При этих температурах происходит коагуляция карбидов за счет растворения мелких и роста более крупных, но шарообразной формы; происходит полное обеднение α-фазы углеродом и ее полная полигонизация. Образовавшуюся структуру называют сорбитом отпуска. Характерная особенность этой структуры – обеспечение стали наиболее высоким сочетанием прочности, вязкости и пластичности.

При температурах, близких к А1, образуется грубая феррито-карбидная структура с диаметром карбидных частиц около 3 мкм. Такую структуру называют зернистым перлитом.

8  СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

В СТАЛЯХ ПРИ СВАРКЕ

Сварка сталей, являющихся, по существу, сплавами железа с углеродом, связана с нагревом и охлаждением металла. Именно процессы нагрева и охлаждения определяют особенности протекания структурно-фазовых превращений, отвечающих за механические, технологические и служебные свойства сталей и сварных соединений. Умение целенаправленно воздействовать на структуру дает знание закономерностей ее образования, в т.ч. в соответствии с диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов. Диаграмма стабильного состояния системы Fe – C и соответствующее ей строение зоны термического сварного соединения показаны на рис. 31.

Рисунок 31 – Распределение максимальных температур (а),

предопределяющих строение ЗТВ сварного соединения (в)

в соответствии с диаграммой состояния системы Fe – C

Рассмотрим условия превращения фаз на примере охлаждения из жидкого состояния сплава концентрации К, содержащего углерода менее 0,1%. Первичная кристаллизация сплава начинается в точке 1 (рис. 31, б) с выделением кристаллов δ-Fe. В процессе кристаллизации концентрации жидкости и твердой фазы будут изменяться по линии ликвидуса АВ и солидуса АН, соответственно. В интервале точек 2-3 жидкая фаза отсутствует, т.к. сплав закристаллизуется полностью в твердый раствор Fe – C. При охлаждении ниже точки 3 начинается полиморфное превращение Fe–C →γ-Fe, причем концентрация этих фаз изменяется в соответствии с положением линий HN и IN. В интервале точек 4-5 структура полностью аустенитная, а в интервале точек 5-6 (межкритическом) сплав состоит из α-Fe и γ-Fe. Конкретное содержание углерода в феррите двухфазной области зависит от температуры нагрева в α + γ-области.

Строение зоны термического влияния. Рассмотренные данные позволяют схематически представить строение сварных соединений в соответствии с диаграммой состояния и максимальной температурой, достигаемой в отдельных точках зоны термического влияния (ЗТВ). Протяженность отдельных участков возрастает с уменьшением градиента распределения максимальных температур нагрева (см. рис. 31). Зависит она от состава стали и, прежде всего, от количества углерода.

Участок I – металл шва. Участки II, III, IV, прилежащие к линии сплавления, образуются в сварных соединениях сталей, претерпевающих перитектическую реакцию, что характерно для низкоуглеродистых сталей с содержанием углерода до 0,5%.

Характерным для этих участков ЗТВ является образование высокотемпературной химической микронеоднородности, следствием которой может быть существенное снижение технологических и служебных свойств сварных соединений.

В общем случае в зоне сплавления, так же как и в металле шва, возникают границы двух типов – первичные и вторичные. Считается, что первичные границы образуются в ЗТВ у линии сплавления вследствие образования и кристаллизации жидкой фазы. Средний уровень ликвации на первичных границах достигает по Si 140…150%, по Mo 140%, по Cr 125…130% и по C 150%. В процессе высокотемпературного нагрева подплавляются отдельные участки структуры, в первую очередь границы зерен аустенита, участки сегрегации легирующих элементов, неметаллические включения, в частности сульфиды, имеющие относительно низкую температуру плавления. При охлаждении расплавленные участки ЗТВ кристаллизуются, образуя первичные границы, а при дальнейшем охлаждении образуются вторичные границы.

Считается, что фактором, способствующим образованию высокотемпературной химической микронеоднородности, является процесс α → δ-превращения при нагреве до температуры 1400 °С, которому предшествуют подплавление границ аустенитных зерен и сегрегация в подплавленных участках примесей, в первую очередь углерода. Этому же способствует различная степень растворимости отдельных химических элементов в α, γ и δ-Fe. Растворимость серы в этих модификациях равна, соответственно, 0,033; 0,09 и ~0,24 %.

Участок V характеризуется крупнозернистой структурой в результате перегрева аустенитных зерен, особенно при сварке с термическими циклами, характеризующимися пониженной интенсивностью нагрева. В низкоуглеродистых и низколегированных сталях при замедленном последующем охлаждении образуется ферритно-перлитная структура видманштеттового типа. Максимальные температуры нагрева металла в этом участке превышают tИРА — температуру начала интенсивного роста зерна аустенита.

Участок VI – участок нормализации с температурой нагрева в интервале tИРА – Ас3. Для этого участка характерна относительно мелкозернистая структура аустенита с повышенной неоднородностью по содержанию углерода и, особенно, легирующих элементов.

Участок VII – участок неполной перекристаллизации с максимальной температурой нагрева в интервале Ас3 – Ас1, структура стали – аустенитно-ферритная с наличием карбидов. Аустенит характеризуется наибольшей химической неоднородностью по углероду и элементам замещения. Активность углерода снижается в участках вновь образующихся аустенитных зерен, обогащенных Мn и другими элементами. При умеренных скоростях охлаждения из межкритического интервала температур более углеродистая часть γ-фазы превращается по мартенситному механизму, а менее углеродистая – по диффузионному.

Участок VIII – участок отпуска, в котором металл нагревается до температур Ас1 ~ 600 0С, где наиболее активно происходят процессы дифференциации феррита и цементита, и коагулируют карбиды.

В ЗТВ сварных соединений образуются и другие участки с tmax < 600 0С, при которых в сталях в различной степени могут развиваться процессы отпускной хрупкости и дисперсионного упрочнения.

Следует отметить, что во всех участках ЗТВ процессы структурно-фазовых превращений, состав, характеристики конечной структуры, а следовательно, и механические свойства сварных соединений в значительной степени зависят от параметров термических циклов сварки и термообработки, химического состава и исходного структурного состояния сталей.

8.1  Фазовые превращения в стали при нагреве в процессе сварки

Образование аустенита при нагреве происходит в две стадии. На первой стадии реализуется сдвиговой механизм α → γ-перестройки кристаллической решетки. При этом возникают области метастабильного аустенита с пониженной концентрацией углерода по сравнению с той, которая следует из диаграммы состояния при данной температуре. На второй стадии превращения растворяются карбиды, и аустенит обогащается углеродом в результате процесса диффузии, приобретая устойчивость к росту при температуре, превышающей  температуру  критической точки  Ас1.

Участками преимущественного образования аустенита наряду с поверхностями раздела ферритной и карбидной фаз являются также границы ферритных зерен и субзерен, границы перлитных колоний. При этом имеет значение влияние устойчивых сегрегаций атомов углерода как основного элемента, хотя при этом следует иметь в виду, что при температуре нагрева выше 500 0С эффект сегрегации  значительно  уменьшается.

Кроме поверхностей раздела фаз, существенную роль играют области структур с повышенным уровнем свободной энергии – скопления дислокаций, участки локального искажения кристаллической решетки в результате внедрения атомов.

С повышением температуры превращения при высоких скоростях нагрева (при перенагреве) свободная энергия системы возрастает настолько, что число центров зарождения γ-фазы увеличивается за счет их образования в областях структуры с меньшей плотностью дислокаций. Свободная энергия, существующая вокруг этих зон, при превращении передается зародышу новой фазы, понижая энергию его образования. Отмеченное подтверждается тем обстоятельством, что при быстром нагреве стали аустенит образуется в первую очередь вокруг деформированных участков α-фазы, термодинамический потенциал которых выше, чем у недеформированной α- фазы, из-за наличия большого количества дефектов кристаллического строения и низкой устойчивости с термодинамической точки зрения. В то же время при медленном нагреве (со скоростью до 1 °С/мин) в результате исчезновения искажений решетки в образцах с различной исходной структурой образуется примерно одинаковое количество аустенита, так как при этом участками зарождения  γ-фазы становятся поверхности  раздела фаз.

Легирующие элементы резко снижают интенсивность образования γ- фазы и существенно повышают энергию активации диффузии углерода в аустените. Граница раздела α- и γ-фаз движется со скоростью, пропорциональной изменению свободной энергии системы. Легирующие элементы уменьшают скорость роста зерна аустенита. Полагают, что скорость α → γ-превращения определяется скоростью зарождения новой фазы, а рост устойчивых зародышей – скоростью диффузии углерода. Так, скорость движения границы аустенитного зерна при 740 °С в стали с 0,56 % С составляет 0,1 мкм/с.

Для закаленного состояния, характеризующегося структурой с повышенной плотностью дислокаций, скорость зарождения центров кристаллизации оказалась в десятки раз больше данной скорости для отожженного состояния, а скорость роста – в 3 раза меньшей.

При дуговой сварке под флюсом, например, интенсивность нагрева металла в ЗТВ сварных соединений достигает сотен градусов в секунду, т.е. значительно выше, чем при обычных режимах нагрева при термической обработке. В связи с этим необходимо проводить соответствующие исследования с целью определения кинетических параметров в условиях быстро изменяющихся температур, характерных для соответствующих процессов сварки. Отмеченное особенно важно для сталей с пониженным содержанием углерода (например, бесперлитных) и низколегированных сталей, легированных Mo и Cr.

Наиболее полно к настоящему времени исследовано состояние фаз в участках IV – VI и недостаточно – в участках II и III (см. рис. 31, в). Это объясняется в первую очередь трудностями, возникающими при анализе фазовых превращений в интервале tпл…1350 0С, т.к. в этом случае наряду с твердыми фазами присутствуют жидкие фазы.

8.2	Кинетика образования и гомогенизация аустенита

в условиях сварочного нагрева

Кинетика образования аустенита в условиях сварочного нагрева отличается закономерным повышением критических температур и расширением межкритического интервала, что связано с увеличением интенсивности нагрева. Наиболее значительное расширение температурного интервала процесса  α→  γ-превращения характерно для сталей, легированных химическими элементами, образующими устойчивые карбиды. Отмеченное объясняется как повышением температурного порога растворения карбидов, так и существенным понижением диффузионной подвижности углерода в присутствии легирующих элементов, например, молибдена и ванадия, хрома и др.

Процесс взаимодействия карбидной фазы с аустенитом в условиях нагрева сталей по термическим циклам сварки исследуют с применением как косвенного (измерение микротвердости), так и прямых методов (фазовый карбидный, электронно-микроскопический и рентгеноспектральный анализы). О степени гомогенизации аустенита по углероду судят по среднему квадратичному отклонению и коэффициенту вариации значений микротвердости. Установлено, что во всех случаях наибольшая степень неоднородности аустенита характерна для участка неполной перекристаллизации по сравнению с околошовньм участком ЗТВ. Отмеченное предопределяется двумя факторами.

Первый связан с обогащением углеродом аустенита в начальный период его образования. Второй предопределяется тем, что в межкритическом интервале температур процесс растворения карбидов только начинается, а завершается он при температуре выше критической точки Ас3.

8.3   Фазовые превращения при охлаждении

Важнейшими фазовыми превращениями аустенита при охлаждении являются перлитное, бейнитное (промежуточное) и мартенситное. Изучению кинетики и механизма этих превращений посвящены работы М.Е. Блантера, А.П. Гуляева, Г.В. Курдюмова, Б.Я. Любова, М. Инагаки, Р. Кана и др.

Реализуемый в конкретных условиях термообработки или сварки тип превращения предопределяется двумя основными факторами: термодинамическим стимулом и степенью развития релаксационных процессов. Система в процессе превращений аккумулирует упругую энергию из-за различий кристаллических структур и удельных объемов исходной и конечной фаз. При этом энергетический баланс определяется как накоплением упругой энергии, так и релаксацией. Причем в случае образования когерентных границ исходной и конечной фаз роль поверхностной энергии значительно меньше, чем упругой. При возникновении некогерентных границ соотношение указанных энергий обратное. Необходимо также учитывать вклад в энергетический баланс системы дефектов кристаллического утроения, растворенных атомов примесных элементов, неметаллических включений. Механизм влияния перечисленных факторов требует дальнейшего изучения. Поэтому не случайно, что до настоящего времени все еще отсутствует единая теория полиморфных превращений в сталях под воздействием термических циклов сварки и термической  обработки.

Мерой энергетических барьеров, которые преодолеваются атомами при их перемещении в процессе полиморфных превращений, является энергия активации. Энергия активации диффузии углерода в аустените, составляющая 116…121 кДж/моль, повышается в присутствии Сг, Мо, W (до 150…162 кДж/моль. Причем энергия активации диффузии указанных легирующих элементов в аустените составляет 250…333 кДж/моль. Энергия активации самодиффузии железа при введении в сталь 4…8 % Сr возрастает от 283 до 312 и 375 кДж/моль, соответственно.

Фазовые превращения при термической обработке сталей и их сварке протекают в переменных температурно-временных условиях, поэтому для их анализа целесообразно использовать диаграммы анизотермического (термокинетического) превращения аустенита (см. рис. 32, а), а для анализа состава конечных структур – структурные диаграммы (рис. 32, б). Схематизация, принятая на рис. 32, позволяет определить такие важные параметры, характеризующие кинетику процесса γ → α-превращения, как длительность охлаждения до появления в структуре бейнита (τб), феррита (τф), перлита (τп), и сопоставить их с длительностями охлаждения в интервале температур 600…500 0С и 800…500 0С, соответствующими заданным термическим циклам сварки.

8.4	Выделение избыточного феррита и перлитные

превращения при охлаждении сварочной ванны

Различают нормальный, сдвиговый (мартенситный) и промежуточный  механизмы полиморфных превращений. При нормальном превращении, характерном для ферритного и перлитного γ → α-переходов, кристаллы новой фазы образуются в результате неупорядоченных процессов перемещения атомов через границы исходной и новой фаз.

Линия А → Ф на диаграмме (см. рис. 32, а) характеризует начало распада переохлажденного аустенита с выделением феррита. Феррит представляет собой твердый раствор углерода в α-Fe. Растворимость углерода в α-Fe максимальна (0,025 %) при 727 0С, а при нормальной температуре снижается в десятки раз.

Наличие в объеме γ-фазы участков, флуктуационно обедненных углеродом, предопределяет возможность возникновения ферритной фазы при охлаждении аустенита. В зависимости от температуры аустенитизации, а следовательно, от размера исходного зерна аустенита при его охлаждении возникают различные разновидности феррита. При медленном охлаждении аустенит распадается с образованием полиэдрического феррита, а при быстром охлаждении — игольчатого феррита. Местом зарождения полиэдрического феррита являются преимущественно границы исходного аустенитного зерна.

В отличие от нормального механизма образования феррита крупнозернистый аустенит сталей, содержащих 0,08…0,4 % С, при относительно быстром охлаждении распадается с образованием видманштеттового феррита, имеющего четко выраженную крупноигольчатую структуру. Для видманштеттового феррита, который наиболее часто встречается в сварных соединениях низкоуглеродистых сталей, выполненных ЭШС, характерны повышенная плотность дислокаций и отсутствие карбидных включений в кристаллах.

Рисунок 32 – Диаграмма изотермического превращения аустенита (а)

и структурная диаграмма (б) низколегированной стали 15ХГ

Появление в структуре видманштеттового феррита определяется малой удельной поверхностью границ зерен и повышенной химической однородностью аустенита при относительно низком содержании углерода. Установлено, что механизм образования такого феррита совпадает с механизмом образования мартенсита, о чем свидетельствуют появление характерного микрорельефа на поверхности шлифа и рост кристаллов в пределах одного зерна аустенита.

Скорость роста ферритного зерна лимитируется скоростью диффузионного перераспределения углерода и соответствует 0,02…0,08 мкм/с, а скорость роста видманштеттового феррита составляет 1…10 мкм/с.

С повышением содержания углерода в сталях от 0,10 до 0,4 % температура начала образования видманштеттового феррита снижается более чем на 100 0С (с 810 до 690 0С), при этом возрастает объем ферритной фазы в конечной структуре.

Легирование сталей кремнием и марганцем (до 2 %) снижает скорость роста видманштеттового феррита примерно в 10 раз, т. к. при этом рост кристаллов видманштеттового феррита лимитируется процессом диффузионного перераспределения углерода.

Схожесть механизмов образования видманштеттового феррита и мартенсита подтверждается высокой плотностью дислокаций в кристаллах видманштеттового феррита.

Выделение структурно-свободного феррита предшествует перлитному превращению аустенита. При дальнейшем охлаждении аустенита образуется ферритно-цементитная смесь – перлит, линия А → П (см. рис. 32, а). Составляющие этой смеси имеют пластинчатую форму. С увеличением интенсивности охлаждения (уменьшением длительности интервала 800…600 0С) содержание перлита в структуре сначала увеличивается до максимального значения, а затем уменьшается.

Зародыши цементита появляются в обогащенных углеродом участках γ-фазы, на границах бывшего зерна аустенита, на нерастворившихся карбидных частицах. Важнейшими характеристиками перлитной структуры являются межпластиночное расстояние и размеры колоний.

Размер перлитных колоний зависит от соотношения линейных скоростей роста и скорости зарождения центров перлита. Дисперсность перлитных колоний определяют два процесса – рост зерна аустенита и повышение степени его гомогенизации. При этом, с одной стороны, уменьшается число центров зарождения перлитных колоний, а с другой – укрупняются перлитные колонии. Одновременно уменьшается межпластиночное расстояние, так как гомогенное и крупное зерно аустенита способно к большему переохлаждению. Этот процесс ограничивают легирующие элементы, оказывая замедляющее влияние на диффузию углерода.

Замедление перлитного превращения в сталях при их легировании карбидообразующими элементами связано с процессами образования специальных карбидов и необходимостью диффузионного перераспределения в аустените легирующих элементов в процессе охлаждения. Поскольку скорость протекания перлитного превращения определяется процессами диффузии углерода, то легирование сталей карбидообразующими элементами повышает энергию активации диффузии углерода, существенно замедляет, а в ряде случаев и подавляет перлитное превращение.

Так, скорость роста перлита в стали с 0,5 % Мо составляет примерно 0,02 мкм/с. Легирование сталей такими элементами, как Cr, Mo, W, V, Ti, Nb, Zr способствует повышению устойчивости аустенита в перлитной области, уменьшает скорость зарождения и скорость роста перлитной фазы. С этой точки зрения особенно велика роль таких элементов, как Сг, Ni, Mo, W и их сочетаний, существенно повышающих энергию активации образования перлита в результате сильного межатомного взаимодействия.

8.5	Особенности мартенситного превращения

при сварке плавлением

Мартенсит является пересыщенным твердым раствором углерода в α- Fe. Концентрация растворенного в нем углерода и легирующих элементов такая же, как и в исходном аустените.

Отличительной особенностью образования мартенсита, по определению Г.В. Курдюмова, является сдвиговый механизм фазового превращения, для которого характерно упорядоченное, взаимосвязанное перемещение атомов на расстояния меньше межатомных, без обмена атомов местами. Следствием упорядоченности процесса является малая энергия активации зарождения и роста кристаллов мартенсита (~ 4,17 кДж/моль).

Большая часть существующих гипотез основана на представлении о гетерогенном (неоднородном) зарождении мартенсита внутри зерен аустенита в участках, обедненных углеродом. В этих участках до начала мартенситного превращения возникают особые структуры – области с ближним порядком смещений и аномальным распределением упругих свойств.

В общем случае для мартенситного превращения характерна многоступенчатость. Различают атермическое, взрывное и полностью изотермическое мартенситные превращения.

Атермическое превращение реализуется в углеродистых и легированных сталях с температурой начала мартенситного превращения Мн выше 100 0С; взрывное – в сплавах систем Fe – Ni и Fe – Ni – C c Мн ниже нормальной; полностью изотермическое превращение наблюдается в сплавах систем Fe – Ni – Mn  и  Fe – Ni – Cr с Мн также ниже нормальной.

Поскольку в конструкционных сталях аустенит образуется атермически, то возможным является вопрос о зависимости Мн от интенсивности охлаждения. Полагают, что при изменении скорости охлаждения до 600 0С/с, т.е. при условиях, характерных для реальных процессов термообработки и сварки, значения температуры Мн  углеродистых и низколегированных сталей практически не изменяются. Кристаллы мартенсита в аустените средне- и высокоуглеродистых сталей растут со скоростью, достигающей 109 мкм/с.

Кристаллическая решетка мартенсита является объемно-центрированной, тетрагональной. Тетрагональность возрастает с увеличением содержания углерода в твердом растворе. Мартенсит образуется внутри аустенитного зерна. Все препятствия движению дислокаций (границы зерен, включения, карбиды) уменьшают размер мартенситных кристаллов. В мелком исходном аустенитном зерне образуются дисперсные кристаллы мартенсита, строение которых не выявляется с помощью светового микроскопа. Такой мартенсит называют бесструктурным (или гарденитом).

Различают две морфологические разновидности мартенсита, отличающиеся строением кристаллов, субструктурой, а также плоскостью габитуса – пластинчатый и реечный мартенсит (по Г.В. Курдюмову и И.И. Новикову). Пластинчатый мартенсит (его также называют игольчатым, высоколегированным, низкотемпературным, двойникованым, многонаправленым) образуется преимущественно в средне- и высоколегированных сталях. Ширина пластин мартенсита 2…3 мкм. Субструктура пластинчатого мартенсита характеризуется наличием мидриба, т.е. области с плотным расположением параллельных тонких двойниковых прослоек толщиной от 10-4 до 10-2 мкм. Внутри двойникованых кристаллов плотность дислокаций достигает 1011 см-2, а по обе стороны от мидриба не превышает 1010 см-2. Скорость роста кристаллов пластинчатого мартенсита достигает 1010 мкм/с.

Реечный мартенсит (его также называют пакетным, массивным, дислокационным, низколегированным, ячеистым, бездвойниковым, высокотемпературным, ненаправленным) образуется в закаленных малоуглеродистых низко- и среднелегированных сталях. Кристаллы реечного мартенсита имеют форму реек, объединенных в пакеты (по 3…10 в одном бывшем зерне аустенита). Границы между рейками представляют собой дислокационные сетки. Реечный мартенсит характеризуется высокой плотностью дислокаций (до 1012 см-2). Ширина реечных кристаллов в пакете составляет примерно 0,1…0,3 мкм. Она практически не зависит от скорости охлаждения при ее изменении от 200 до 20000 0С/с. Скорость роста кристаллов реечного мартенсита не превышает 10 мкм/с.

Полагают, что ведущую роль в образовании реечного мартенсита, особенно на первых стадиях γ → α-перехода, играет дополнительная деформация скольжения, а в образовании пластинчатого мартенсита – дополнительная деформация двойникования. Поскольку с переохлаждением аустенита сопротивление скольжения возрастает и превышает сопротивление двойникованию, то при этом реализуются условия, способствующие подавлению образования реечного мартенсита и активизации процесса образования пластинчатого мартенсита. Соответствующее влияние оказывает и увеличение содержания углерода в стали.

Из легирующих элементов алюминий и кобальт повышают температуру начала мартенситного превращения, а остальные элементы, кроме кремния, понижают ее. Кремний не влияет на МН. Наиболее интенсивно температура МН понижается с увеличением содержания углерода. Элементы, понижающие точку МН, увеличивают также содержание остаточного аустенита.

С повышением содержания углерода, легирующих элементов в закаленной стали происходит плавный переход от структуры реечного мартенсита к структуре пластинчатого мартенсита, т. е. растет объемная доля областей превращения, имеющих двойники. Такой переход возможен и в стали постоянного химического состава в результате увеличения интенсивности охлаждения металла при закалке.

8.6	Промежуточные (бейнитные) превращения

Бейнит представляет собой смесь феррита и дисперсных карбидов, различимых только с помощью электронного микроскопа. Существуют две морфологические разновидности бейнита – верхний и нижний.

Поскольку бейнитные структуры образуются в температурном интервале между перлитным и мартенситным превращениями аустенита, бейнитное превращение часто называют промежуточным. В начальный момент при охлаждении до температуры начала бейнитного превращения БН в аустенитных зернах возникают участки кристаллов бейнитного феррита с пониженным по сравнению со сталью содержанием углерода. При дальнейшем понижении температуры образуются кристаллы бейнитного феррита с более высоким содержанием углерода. Например, в стали с 0,23 %С концентрация углерода в α-фазе при промежуточном превращении равна 0,1 % при 300 0С и 0,16 % при 250 0С.

В ходе промежуточного превращения отмечается увеличение периода решетки остаточного аустенита от 3,579·10-4 до 3,591 10-4 мкм. Таким образом, при промежуточном превращении происходит процесс перераспределения углерода между α и γ-фазами. Например, в стали с 0,15…0,18 % С содержание углерода в остаточном аустените достигает 0,5…1%. После окончания промежуточного превращения из остаточного пересыщенного углеродом аустенита выделяются карбиды, и он приобретает способность к дальнейшему распаду по механизму распада перлита. Причем увеличение в составе стали Si, Mn, Cr, Ni, С стимулирует процесс карбидообразования в остаточном аустените, в то время как легирование А1 понижает склонность к карбидообразованию.

В соответствии с условиями диффузии в высокотемпературной области бейнитное превращение лимитируется диффузией углерода, а в низкотемпературной – дрейфом атомов углерода.

Смена одного лимитирующего фактора другим и приводит к изменению морфологии бейнитной фазы. В температурной области образования нижнего бейнита скорость диффузии углерода существенно снижается, поэтому и образуются пересыщенные углеродом кристаллы бейнитного феррита, в которых затем выделяются дисперсные карбиды.

Таким образом, в температурном интервале превращения, близком к перлитному, образуется структура верхнего бейнита, характеризующаяся перистым строением. Бейнит, образовавшийся при температурах, несколько превышающих температуру МН, имеет игольчатое строение и называется нижним. Рейки бейнита, как и пластины мартенсита, не могут пересекать исходное аустенитное зерно. В верхнем бейните частицы карбидов расположены по границам или и по границам и внутри ферритной фазы. В нижнем бейните карбидные частицы расположены внутри и поперек ферритного кристалла. В первом приближении температурная граница между областями образования этих разновидностей бейнита может быть принята равной 500…550 0С.

Для промежуточного превращения, в результате которого образуется бейнит, характерны признаки как мартенситного, так и перлитного превращения. Бейнитному превращению предшествуеют диффузионное перераспределение углерода в аустените. Это подтверждается увеличением периода кристаллической решетки не превратившейся еще части аустенита. Последующее уменьшение периода кристаллической решетки свидетельствует о выводе углерода из твердого раствора в карбидную фазу и способствует реализации сдвигового (мартенситного) механизма превращения. Скорость продвижения межфазной границы феррит – аустенит, а, следовательно, и скорость роста бейнита, определяются при этом скоростью диффузии углерода. Подтверждением реализации мартенситного механизма превращения является  образование микрорельефа на поверхности шлифа.

Отличие промежуточного превращения от мартенситного – значительно меньшая скорость роста кристаллов (0,1…0,01 мкм/с). Скорость роста кристаллов в поперечном направлении примерно на порядок меньше, чем в продольном.

Структурно-фазовые превращения применительно к условиям сварки можно прогнозировать по структурным диаграммам (см. рис. 32, б), а менее точно – по термокинетическим и изотермическим диаграммам распада переохлажденного аустенита.

8.7	Влияние длительности пребывания

выше критической точки Ас3

Длительность пребывания металла ЗТВ при температурах выше критической точки Ас3 может включать в себя периоды нагрева, выдержки и охлаждения. Время нагрева зависит от скорости нагрева. При снижении скорости нагрева от 150 0С/с (условия АДС и ЭЛС) до 6 0С/с (ЭШС) интенсифицируются процессы растворения карбидов и карбидонитридов. Например, в сталях системы легирования Mn – V – B  при скорости нагрева 120…150 0С/с температура растворения карбидов и карбонитридов в аустените, соответственно, 900 и 1050 0С, а при скорости 6…10 0С/с – 870 и 900 0С. Исчезновение барьерного действия включений в результате их растворения резко активизирует процессы роста зерна аустенита, размер которого в структуре металла околошовного участка ЗТВ при ЭШС достигает 300 мкм и более (против 10…20 мкм у основного металла).

Анализируя процессы превращения при непрерывном охлаждении относительно мелкозернистого (при АДС и ЭЛС) и крупнозернистого (при ЭШП) аустенита, следует отметить следующие особенности механизма и кинетики его распада. В околошовном участке ЗТВ при снижении скорости нагрева от 120 до 6 0С/с повышается устойчивость аустенита в области образования бейнита и мартенсита, снижаются температуры начала выделения доэвтектоидного феррита и бейнитного превращения. Противоположный эффект достигается при повышении интенсивности охлаждения – размер действительного зерна феррита при повышении скорости охлаждения в интервале температур 800…500 0С с 600 до 20 с уменьшается в 2,5…3 раза (ЭШС).

Особенностью бейнитного превращения является практически постоянный интервал температур образования верхнего (530…580 0С) и нижнего (430…530 0С) бейнита. При сокращении времени охлаждения в интервале 800…500 0С с 100 до 25 с возрастает количество нижнего бейнита, уменьшается ширина реек бейнитного феррита в 1,5…1,9 раза, среднее расстояние между карбидами – в 1,7…1,9 раза, соответственно, до и после отпуска (ЭШС). В стали 09Г2С мартенситное превращение происходит в два этапа. На первом этапе в температурном интервале 412…296 0С образуется реечный мартенсит, а в интервале 296…221 – пластинчатый мартенсит.

Указанные изменения в кинетике фазовых превращений при увеличении длительности пребывания металла выше критической точки Ас3 предопределяются уменьшением плотности внутренних дефектов кристаллического строения, меньшей удельной поверхностью границ зерен аустенита, повышением степени его гомогенизации по углероду и легирующим элементам. Степень проявления этих различий в кинетике фазовых превращений возрастает с увеличением содержания карбидообразующих элементов в составе стали.

8.8	Влияние изотермической выдержки на стадии

охлаждения термического цикла сварки

Современное термическое оборудование позволяет осуществлять локальный нагрев сварных соединений с автоматическим контролем параметров процесса сварки и термообработки. Это позволило изучить влияние температуры изотермической выдержки на стадии охлаждения термического цикла сварки на фазовый состав структуры. Так, образцы стали 10Г2ФР после скоростного нагрева токами высокой частоты (tmax = 1350 0С) и охлаждения до 900 0С (τ/ = 45 с,  τ// = 80 с) охлаждали в дальнейшем по различным режимам, с тем, чтобы в соответствии с диаграммой фазовых превращений обеспечить распад аустенита преимущественно в ферритной, перлитной, бейнитной и мартенситной областях (рис. 33).

Рисунок 33 – Диаграмма анизотермического превращения аустенита стали 10Г2ФР в околошовном участке ЗТВ при ωн=6°С/с: 1 – 5 – ветви охлаждения термических циклов

Результаты исследования показали, что за счет изменения стадии охлаждения термического цикла можно в широких пределах регулировать фазовый состав и структуру околошовного участка ЗТВ сварного соединения. Распад аустенита при 720 0С ведет к образованию феррита практически во всем объеме структуры. При снижении температуры до 520 0С в результате изотермического распада образуется преимущественно перлитная структура. Структурно свободный феррит располагается по границам исходного зерна аустенита. Дальнейшее переохлаждение аустенита до более низких температур приводит к образованию при 580 0С верхнего, а при 520 0С – нижнего бейнита. Охлаждение со скоростью ~ 100 0С/с от 800 0С обеспечивает получение полностью мартенситной структуры.

Приведенные результаты свидетельствуют о существенном влиянии на кинетику превращения аустенита параметров термического цикла сварки – интенсивности и максимальной температуры нагрева. Наряду с параметрами τ/  и  tmax, которые влияют на кинетику превращения через изменение размера зерна аустенита и степени его гомогенизации, следует учитывать также и параметр τ// (τ/  и τ//  – время пребывания металла выше критической точки Ас3, соответственно, при нагреве и охлаждении).

Понижение температуры ниже температуры критической точки Ac1, при которой достигается наиболее полное взаимодействие карбидной фазы с твердым раствором, приводит к увеличению критического отношения Ме/С, так же как и увеличение длительности нагрева при заданной температуре, хотя влияние времени менее значительно, чем влияние температуры.

8.9	Влияние термоциклирования на стадии охлаждения

термического цикла сварки

Одним из эффективных средств воздействия на процессы структурообразования является термоциклическая обработка. Применительно к сварным соединениям она выполняется, как правило, с дополнительным нагревом после сварки. Между тем термоциклическая обработка, совмещенная с процессом сварки, позволяет достигнуть положительного результата непосредственно в процессе сварки. Для практической реализации такого подхода наиболее благоприятны виды сварки с повышенным тепловложением, когда в сварном соединении аккумулируется значительное количество теплоты, как, например, при ЭШС. В этом случае реализацию совмещенного со сварным процессом термоциклирования можно обеспечить посредством периодического сопутствующего охлаждения в сочетании с автоподогревом, т. е. осуществить термоимпульсное воздействие.

Термические циклы, имитирующие процессы ЭШС и термоциклирования образцов термоупрочненной стали 12ХНЗА, показаны на диаграмме термокинетического превращения аустенита  (рис. 34).

6   8 10	20         40      60   80100       200	    400      τ, с

Рисунок 34 – Диаграмма термокинетического превращения (----)

аустенита в околошовном участке ЗТВ сварных соединений

термоупрочненной стали 12ХНЗА и имитируемые термические циклы

(—-) ЭШС по общепринятой технологии (1) и с РТЦ (2-5)

В цикле 1 структура ферритно-бейнитная (~15% Ф, 50% БВ 35% БН), грубозернистая. Выделения карбидов отмечаются преимущественно по границам кристаллов феррита. В цикле 2 структура бейнитно-мартенситная (~45% БВ, 45% БН, 5% М, 5% Аост). Карбиды расположены как внутри, так и по границам кристаллов бейнитного феррита.

После охлаждения металла со скоростью 80 0С/с до температуры ниже МН на 20 0С осуществлено термоциклирование в интервале температур бейнитного превращения аустенита (цикл 3). Число циклов изменяли от 1 до 3. Данный режим термического воздействия оказывает наиболее значительное влияние на структуру металла исследуемого участка ЗТВ сварного соединения. Резко повышается дисперсность карбидов и однородность их распределения, исчезают поля структурно-свободного феррита в структуре металла. Достигнутый результат является следствием интенсификации протекания ряда процессов. При охлаждении металла до температуры ниже МН на 20 0С в результате сдвиговых процессов, сопутствующих мартенситному превращению, и вследствие различия объемов γ и α-фаз возникают значительные напряжения на межфазных границах, и, как следствие, происходит фазовый наклеп остаточного аустенита и бейнитного феррита. Резко повышается плотность дефектов кристаллического строения, которые при последующем нагреве в область температур бейнитного превращения становятся дополнительными центрами зарождения этой структурной составляющей. Повышенная плотность дефектов дислокационного типа способствует увеличению интенсивности диффузии атомов углерода, легирующих элементов и способствует однородности их распределения в матрице. Одновременно протекают процессы отпуска мартенсита. Повторный цикл нагрева и охлаждения в данном интервале температур способствует накоплению указанных положительных изменений в структуре металла. Высокая степень однородности и дисперсности структуры достигается уже после двух циклов нагрева и охлаждения.

Выбор режима, соответствующего термоциклированию, должен осуществляться с учетом интенсивности охлаждения металла при сварке. Если термический цикл позволяет предотвратить ферритное превращение и обеспечить распад аустенита с образованием бейнита, мартенсита и остаточного аустенита (~20 % М и преимущественно БН), то уже при однократном повышении температуры до  tmax = БН + 100 0С и последующем охлаждении достигаются высокая дисперсность и однородность структуры.

9  ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ,

ПРОТЕКАЮЩИЕ В СТАЛЯХ ПРИ СВАРКЕ

Кинетика процессов структурно-фазовых переходов при нагреве и охлаждении в значительной, а в ряде случаев в определяющей степени зависит от характеристик аустенита перед превращением – размера его зерна и степени гомогенизации по содержанию углерода и легирующих элементов, уровня дефектности. Поэтому для управления процессами структурообразования при сварке и термообработке необходимо знать закономерности влияния химических элементов на процессы структурообразования.

В общем случае для структуры реальных сплавов характерна микро- и макрохимическая неоднородность. Как известно, микрохимическая неоднородность характерна для литой структуры металла шва. Тело дендритов обеднено, а междендритные прослойки обогащены углеродом, легирующими и примесными химическими элементами. Макрохимическая неоднородность предопределяется наличием вторых фаз – карбидов, неметаллических включений в структуре металла шва, ЗТВ и основного металла.

В сплавах, содержащих неравновесные избыточные фазы, в процессе нагрева выше критических точек протекают следующие основные процессы: выравнивание концентрации внутри зерна аустенита, растворение неравновесных избыточных фаз, рост зерна аустенита.

Одновременно с процессом растворения включений второй фазы протекает процесс выравнивания химического состава в объеме всей структуры. Оба процесса контролируются диффузией углерода и легирующих элементов. Легирующие элементы в составе стали по-разному взаимодействуют с основными ее компонентами – железом и углеродом, что предопределяет различия в их влиянии на процессы, протекающие в металле при нагреве и охлаждении.

С основой стали – железом легирующие элементы дают растворы замещения. Как правило, они повышают прочность, снижают пластичность и вязкость металла. Исключение составляют марганец и никель, содержание которых в определенных количествах повышает вязкость стали. Взаимодействие легирующих элементов неоднозначно. С одной стороны, легирующие элементы, расположенные в периодической системе элементов левее железа, способны либо непосредственно образовывать с углеродом карбид, либо заменять часть атомов железа в его карбиде. С другой стороны, легируя феррит и изменяя энергетические условия взаимодействия с решеткой внедренных атомов углерода, легирующие элементы влияют на кинетику полиморфных превращений. Активность химических элементов как карбидообразователей тем сильнее и тем больше устойчивость образовавшихся карбидов, чем менее достроена d-электронная полоса у атома. По степени увеличения степени сродства к углероду и повышения устойчивости элементы располагаются в следующий ряд: Мn, Сг, W, Mo, V, Ti. Поскольку карбиды, имеющие одинаковую химическую формулу, способны взаимно растворяться, то в сталях встречаются карбиды шести типов, которые можно объединить в две группы (Me – сумма карбидообразующих металлических элементов):

I	группа — Ме3С,  Ме23Св, Ме7С3,  Ме6С;

II	группа — МеС, Ме2С.

Карбиды труппы I со сложной кристаллической решеткой при нагреве легко растворяются в аустените. Карбиды группы II, как фазы внедрения, имеющие простую кристаллическую решетку и кристаллизующиеся обычно со значительным дефицитом по углероду, термостойки и даже при высоких температурах могут не перейти в твердый раствор.

Для каждого карбидообразующего элемента существует определенное отношение его содержания в стали к содержанию углерода (Ме/С), при котором все количество углерода, имеющегося в стали, и все количество легирующих элементов оказываются связанными в виде карбида этого элемента. При Ме/С меньше критического значения избыток углерода будет образовывать цементит, при Ме/С больше критического избыток легирующего элемента будет растворяться, изменяя его свойства, как правило, повышая прочность и снижая  ударную  вязкость.

Для наиболее равновесных условий существования карбидной фазы в низко- и средне легированных сталях значения Ме/С приведены в табл. 6.

Таблица 6 – Зависимость критического значения отношения Ме/С

от температуры нагрева в течение 100 ч

| Температура, 0С | Легирующие элементы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Мо | W | #### V | ##### Nb |
| 700 625 550 | 4,8/1,1 5,0/1,15 6,0/1,4 | 7,9/0,95 14,3/1,7 16,6/2,0 | 14,6/0,95 27,0/1,25 30,0/1,95 | 4,0/0,95 6,0/1,4 7,0/1,65 | 7,0/0,91 7,0/0,91 8,0/1,04 |

Примечание.  В числителе указано значение в процентах по массе, в знаменателе – в атомных процентах.

10	ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными видами термообработки, которые изменяют структуру и свойства стали, являются: отжиг, нормализация, закалка и отпуск. Особую группу технологических приемов составляет химико-термическая обработка (ХТО).

10.1	Отжиг и нормализация

Отжиг. Назначение и технология. Этот вид термообработки относится к предварительным операциям, производится отжиг в основном заготовкам (отливкам и поковкам). В зависимости от того, какой основной процесс лежит в основе достижения поставленной цели отжига, различают два его вида: отжиг I рода и отжиг II рода. Первый вид – это отжиг, при котором поставленные цели достигаются без фазовых переходов. К этому виду относят гомогенизацию, рекристаллизационный и релаксационный отжиги.

К отжигу II рода относят технологии, когда цель достигается за счет фазовых переходов.

Отжиг I рода. Гомогенизация, или диффузионный отжиг. Применяется для выравнивания химического состава (устранения ликвации). Гомогенизации в основном подвергают слитки из высоколегированных сталей, либо отливки из таких же сталей.

Технология: нагрев до 1100…1200 0С со скоростью 70...80 0С/ч, выдержка при этой температуре – 8...10 ч с последующим медленным охлаждением (вместе с печью) со скоростью 30...40 0С/ч. Общая продолжительность такого отжига – до 50…60 часов.

Рекристаллизационный отжиг применяют для устранения наклепа, вызванного предшествующей холодной пластической деформацией. Технология: нагрев стали со скоростью 70...80 0С/ч до температуры 650...680 0С. Продолжительность выдержки 4...6 часов, охлаждение – вместе с печью. Такому отжигу подвергают электротехнические, нержавеющие стали, а также листовую сталь, предназначенную для холодной штамповки.

Релаксационный отжиг применяется для снятия остаточных напряжений. Этот вид отжига применяют для отливок (после нормализации), сварных изделий, деталей после обработки резанием и т.п., в которых в процессе предыдущих операций из-за неравномерного охлаждения, неоднородной пластической деформации и т.п. возникли остаточные напряжения.

Технология: температура нагрева 570...6000С, выдержка 2...3 часа, охлаждение вместе с печью со скоростью 30…40 0С/ч. Отжиг для снятия сварочных напряжений производят при 650...700 0С.

Отжиг II рода (фазовая перекристаллизация). Цели отжига II рода:

– понижение твердости и улучшение обрабатываемости резанием;

– измельчение зерна;

– ослабление химической неоднородности;

– снятие внутренних напряжений.

Этот отжиг является подготовительной операцией для последующей обработки резанием и окончательной термообработки. Отжигу II рода подвергают отливки, поковки, прокат.

Различают следующие виды отжига II рода: полный, неполный, изотермический, сфероидизирующий и низкий.

Полный отжиг. Заключается в нагреве доэвтектоидной стали на 30...50 0С выше точки Ас3, выдержке с последующим медленным охлаждением (вместе с печью). Скорость нагрева 70...80 0С/ч, время выдержки 4...6 ч, охлаждение со скоростью 40...50 0С/ч. При таком охлаждении распад аустенита происходит в верхнем перлитном диапазоне температур, и образуется мелкодисперсная феррито-перлитная структура.

Полному отжигу подвергают стальные отливки, поковки ответственного назначения.

Неполный отжиг отличается только температурой нагрева и применяется для неответственных поковок с целью экономии топлива. Температура нагрева  выше Ас1, но ниже Ас3.

Изотермический отжиг применяется, в основном, для легированных сталей с высокой устойчивостью переохлажденного аустенита.

Технология: нагрев до температуры Ас3+(50…70 0С), сравнительно быстрое охлаждение (путем переноса заготовки в другую печь) до температуры, лежащей ниже А1 на 100...150 0С, в зависимости от характера кривой изотермического распада аустенита. При этой температуре назначается выдержка до полного распада аустенита, после чего следует охлаждение на воздухе. Основное преимущество этого отжига – сокращение продолжительности процесса, особенно для легированных сталей, которые необходимо очень медленно охлаждать для снижения их твердости (например, быстродействующие стали).

Сфероидизируюший отжиг применяется для получения зернистой формы избыточных карбидов, в основном для инструментальных сталей. Температура нагрева должна быть выше Ас1, но ниже Аcm, с таким расчетом, чтобы в структуре аустенита сохранились мелкие частицы карбидов, которые при охлаждении играют роль центров кристаллизации с образованием зернистых частиц.

Технология сфероидизирующего отжига: стали, близкие к эвтектоидному составу, нагревают до 750...760 0С, заэвтектоидные – до 770...790 0С. Легированные заэвтектоидные стали нагревают до 780...820 0С. Охлаждение медленное (30...50 0С/ч) до 620...680 0С и выдержка в течение  3...5 часов. Последующее охлаждение – на воздухе.

Низкий отжиг применяется, если после горячей обработки давлением (прокатки, ковки) охлаждение было ускоренным, в результате чего сталь приобрела структуру троостита, бейнита или даже мартенсита и, как следствие, высокую твердость. Для снижения твердости на металлургических заводах сортовой прокат подвергают нагреву до температуры 650...680 0С. В результате происходят процессы распада мартенсита или бейнита, коагуляция карбидов в троостите, и в итоге снижается твердость.

Нормализация. Это операция термообработки, состоящая в нагреве доэвтектоидной стали на 40...50 0С выше Ас3 или заэвтектоидной стали выше Аcm, выдержке для завершения фазовых превращений с последующим охлаждением на спокойном воздухе. Цели нормализации – те же, что и при отжиге, однако нормализация – более высокопроизводительный процесс (печь освобождается и не охлаждается до низких температур, как это имеет место при отжиге). Охлаждение на воздухе со скоростью 250...300 0С/ч приводит к распаду аустенита при более низких температурах, чем при отжиге, поэтому нормализованная сталь имеет более мелкозернистую, более тонкодисперсную структуру, а, следовательно, и более высокую твердость и прочность. Однако результативность нормализации зависит от содержания в стали углерода. Малоуглеродистые стали (содержащие менее 0,25…0,3 % С) после отжига и после нормализации имеют практически одинаковые свойства, поэтому для этих сталей предпочтительнее нормализация. Среднеуглеродистые стали, особенно детали сложной формы, после нормализации подвергают релаксационному отжигу для снятия остаточных напряжений. Для устранения цементитной сетки, которая возникла в результате медленного охлаждения в интервале Аcm–А1, после нормализации выполняется сфероидизирующий отжиг.

10.2	Закалка стали

Это операция термообработки, состоящая из нагрева стали до температуры выше критической, выдержки для завершения фазовых превращений и последующего охлаждения со скоростью больше критической скорости закалки.

Целью закалки является получение наибольшей твердости, что достигается мартенситным превращением. Закалка не является окончательной термообработкой, после закалки следует операция нагрева – отпуск.

Выбор параметров технологии закалки. Температура нагрева: доэвтектоидные стали нагревают на 20...40 0С выше точки Ас3, эвтектоидные и заэвтектоидные – на столько же выше АС1. В результате такого нагрева в доэвтектоидных и эвтектоидных сталях образуется аустенит, который при охлаждении превращается в мартенсит, и конечная структура стали после закалки: мартенсит и карбиды. Во всех случаях в структуре закаленной стали сохраняется остаточный аустенит.

Способ нагрева (скорость нагрева). Применяется три способа нагрева:

- вместе с печью. В этом случае изделие вместе с печью нагревается по тепловой мощности печи или со скоростью нагрева 150…200 0С/ч.

Ориентировочно для более точного определения скорости нагрева можно пользоваться данными табл. 7;

- посадка в печь с температурой закалки. Скорость нагрева 250...260 0С/ч.

- скоростной нагрев – посадка в печь с температурой на 100...120 0С выше температуры закалки с последующим постепенным снижением температуры печи до температуры закалки. Скорость нагрева 650…680 0С/ч.

Таблица 7 – Продолжительность нагрева различными

нагревательными устройствами

| Нагревательное устройство | Продолжительность нагрева на 1 мм сечения или толщины изделия, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Круглое | Квадратное | Прямоугольное |
| Электропечь | 40…50 | 50…60 | 60…75 |
| Пламенная печь | 35…40 | 45..50 | 55…60 |
| Соляная ванна | 12..15 | 15..18 | 18…22 |
| Свинцовая ванна | 6…8 | 8…10 | 10…12 |

Продолжительность выдержки можно принять равной одной трети времени нагрева в часах.

Скорость охлаждения. Ее выбор определяется противоречивостью требований: с одной стороны, скорость охлаждения должна быть выше критической скорости закалки. Для обеспечения этого требования сталь при закалке охлаждают быстро. Но, с другой стороны, чем выше скорость охлаждения, тем больше внутренние напряжения, поэтому с этих позиций при закалке сталь желательно охлаждать как можно медленнее.  В единстве этих противоположностей выбирается охлаждающая среда. Практически, изделия из углеродистых сталей охлаждают чаще всего в воде, из легированных – в минеральном масле.

10.3	Закаливаемость и прокаливаемость

Закаливаемость – это способность стали к повышению твердости в результате закалки. Это свойство зависит только от содержания в стали углерода. Стали, содержащие менее 0,30...0,35% С, не закаливаются, т.к. в этих сталях невозможно получить полностью мартенситную структуру. Стали закаливаются только при содержании более 0,35 % С.

Прокаливаемость – это технологическое свойство стали. Под прокаливаемостью понимают глубину проникновения закаленной зоны. Прокаливаемость связана с тем, что изделия, особенно достаточно крупных размеров, охлаждаются при закалке неравномерно: быстро на поверхности и замедленно – в центре. Закалится только та часть изделия, которая охлаждается при закалке со скоростью больше критической. Остальная зона не закалится. За глубину прокаливаемости принимают расстояние от поверхности до точки глубины, где структура состоит на 50% из мартенсита и на 50% из троостита. Эту структуру называют полумартенситной. Практически, полумартенситную структуру оценивают по твердости, по графикам, приведенным в специальной литературе.

Прокаливаемость – важнейшее свойство, определяющее в значительной мере надежность и долговечность деталей в эксплуатации.

Прокаливаемость зависит главным образом от величины критической скорости закалки: чем она меньше, тем прокаливаемость выше, а это, в свою очередь, в основном, зависит от химического состава стали, массы изделия, охлаждающей среды.

10.4	Способы закалки

1 Закалка в одном охладителе. Состоит в том, что изделие после аустенитизации быстро переносят в какую-либо среду (воду, растворы солей в воде, минеральное масло, металлические плиты). Это наиболее широко применяемый способ.

2 Закалка в двух средах (прерывистая). Применяется с целью увеличения прокаливаемости и снижения остаточных напряжений. После аустенитизации изделие переносят обычно в быстро охлаждающую среду (например, в воду), а затем – в менее резко охлаждающую среду (обычно в масло), с таким расчетом, чтобы мартенситное превращение протекло в условиях меньших скоростей охлаждения.

3 Закалка изотермическая, или закалка на бейнит. В этом случае после аустенитизации изделие переносят в среду, температура которой несколько выше точки МН, и выдерживают до полного распада аустенита. При этом образуется нижний бейнит. Это обеспечивает легированным сталям высокую прочность при достаточной вязкости. В качестве охлаждающей среды при этом способе закалки применяют расплавленные соли в интервале температур 150…500 0С (например, 55% КNО3 + 45% NaNO2) или расплавленные щелочи (20% NaОН + 80% КОН).

Охлаждение деталей в расплавах щелочи исключает окисление поверхности, которая приобретает светло-серый цвет. Такую закалку называют светлой.

4 Закалка ступенчатая. Отличается от изотермической тем, что выдержку выше МН проводят не до полного распада аустенита, а меньше, в пределах времени инкубационного периода. Благодаря этой выдержке выравнивается температура изделия, и образуются меньшие остаточные напряжения. После выдержки детали охлаждают на воздухе. Изотермическая выдержка при ступенчатой закалке производится в тех же средах, что и изотермическая закалка.

5 Закалка с самоотпуском предусматривает отпуск (нагрев закаленной части детали) за счет тепла внутренних слоев. Такую закалку применяют для таких инструментов, как зубило, кувалды, слесарные молотки, т.е. детали, которые должны в сердцевине иметь более низкую твердость и вязкость, чем в поверхностных слоях.

10.5	Отпуск закаленной стали

Отпуск – обязательная послезакалочная операция термообработки, состоящая в нагреве закаленной стали до температуры ниже А1, выдержке с последующим охлаждением с определенной скоростью. В результате отпуска сталь приобретает окончательные механические свойства. При этой операции снимаются и внутренние напряжения, при этом величина остаточных напряжений, в основном, зависит от температуры отпуска: чем она выше, тем полнее снимаются напряжения. Остаточные напряжения обычно снимаются интенсивно на начальных этапах выдержки, далее этот процесс затухает. Поэтому продолжительность выдержки составляет 1,5...2,0 часа. На величину остаточных напряжений большое влияние оказывает скорость охлаждения при отпуске: чем медленнее охлаждение, тем ниже остаточные напряжения.

Со скоростью охлаждения при отпуске связана еще одна особенность. Легированные стали, не содержащие молибден или вольфрам, склонны к отпускной хрупкости II рода. Это проявляется в том, что после медленного охлаждения (например, с печью) при отпуске от температур 500...680 0С сталь обнаруживает резко пониженную ударную вязкость, что в ряде случаев (для ответственных деталей) недопустимо. Поэтому стали, чувствительные к отпускной хрупкости II рода (хромистые, никелевые, хромоникелевые), после выдержки при отпуске следует охлаждать быстро, например, в воде или масле. Подавляют отпускную хрупкость 0,2...0,3 % Мо или 0,50...0,60 % W. Такие стали не проявляют склонности к отпускной хрупкости даже при охлаждении вместе с печью.

Применяются следующие виды отпуска.

Низкотемпературный – проводят при температурах 140...240 0С. В результате снижаются внутренние напряжения, возникает отпущенный мартенсит. Закаленная сталь сохраняет высокую твердость в пределах НRС 58...63. Такой послезакалочный отпуск применяется для режущего и мерительного инструмента из углеродистых и низколегированных сталей. Продолжительность выдержки 1,5...2,5 часа, охлаждение с печью.

Среднетемпературный отпуск – проводят при температурах 350…500 0С и применяют для пружин и рессор. Такой отпуск обеспечивает высокие упругие свойства. Структура стали после закалки и среднетемпературного отпуска – троостит отпуска с твердостью НRС 45...50. Охлаждение после отпуска проводят в воде, что создает в поверхностных слоях сжимающие остаточные напряжения, которые увеличивают предел выносливости.

Высокотемпературный отпуск – проводят при температурах 550..680 0С и применяют для конструкционных сталей после их закалки. Структура – сорбит отпуска. Эта структура обеспечивает стали наиболее высокое сочетание прочности, вязкости и пластичности. Закалка с последующим высокотемпературным отпуском называется термическим улучшением.

Этой операции подвергают среднеуглеродистые стали, содержащие
0,35...0,50% С. Длительность выдержки при отпуске составляет 1,0...6,0 часов, в зависимости от габаритов детали. В связи с термическим улучшением, приобретает особую роль прокаливаемость, ибо благоприятная структура – сорбит отпуска – будет только в той части детали, которая закалилась на мартенсит.

11	СВАРИВАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Свариваемость – одна из важнейших характеристик сталей, применяемых в сварных конструкциях. Она определяется, в соответствии с принятой государственной терминологией, как «свойство металла или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединения, отвечающие требованиям, обусловленным конструкцией или эксплуатацией изделия».

Свариваемость рассматривается как степень соответствия свойств сварных соединений одноименным свойствам основного металла или нормативным значениям свойств. Иными словами, это способность получения сварного соединения, равнопрочного с основным металлом. Свариваемость является комплексной технологической характеристикой, включающей следующие показатели:

– чувствительность металла к окислению при сварке и влиянию примесей внедрения (для химически активных металлов);

– реакция металла на термодеформационный цикл сварки;

– сопротивляемость образованию горячих трещин;

– сопротивляемость замедленному разрушению при сварке (холодные трещины);

– чувствительность к порообразованию (преимущественно для алюминиевых сплавов);

– соответствие свойств сварного соединения заданным эксплуатационным свойствам.

Если рассматривать в комплексе все перечисленные характеристики, можно принять, что свариваемость металлов характеризуется коэффициентом равнопрочности сварного соединения, количеством допускаемых способов и простотой технологии. Свариваемые металлы должны иметь близкие физические, механические, термические, химические свойства, близость коэффициентов термического линейного расширения металлов в стыке.

11.1	Показатели свариваемости и их оценка

При определении свариваемости исходят из физической сущности сварки и отношения к ней металлов.

Критерием хорошей свариваемости является способность сохранения сварным соединением специальных физических, механических свойств – равнопрочности, жаростойкости, коррозионной стойкости, антифрикционности, прочности, вязкости и т. д. Свариваемость различных металлов и сплавов неодинакова.

Свариваемость характеризуется способностью изменять свойства шва и сварного соединения по сопоставлению со свойствами основного металла, способностью к взаимной кристаллизации.

Степень свариваемости металла считается более высокой, если для сварки можно применить много ее способов и различные режимы при каждом способе, как, например, для низкоуглеродистой стали.

Сварка – это сочетание нескольких одновременно протекающих процессов: взаимная кристаллизация металлов, тепловое воздействие на металл в зоне термического влияния и кристаллизация шва.

Взаимная кристаллизация, в принципе, всегда возможна, если металлы однородны.

Для качественной сварки металлы должны обладать свойствами принципиальной (физической) свариваемости и технологической свариваемости. Единого показателя свариваемости металлов нет.

Принципиальная, или физическая свариваемость – это способность металлов в условиях сварки образовывать соединение на основе взаимной кристаллизации. Принципиальной свариваемостью обладают все однородные металлы. Не свариваются металлы, не обладающие взаимной растворимостью, пáры металлов образуют не межатомные связи, а хрупкие химические соединения.

Например, свинец и медь образуют несмешивающиеся пáры. Необходимо также условие сходимости металлов, например, по атомному весу, температуре плавления и др.

По этим причинам не свариваются алюминий и висмут. Медный сплав и титан, а также сталь и титан не обладают взаимной растворимостью, но задача их соединения решается с применением металловставок, например: медь + тантал + титан; титан + ванадий + сталь. Металл вставки образует смешивающиеся пары с обоими свариваемыми металлами. Но принципиального соединения еще мало, так как нужно еще и качество по прочности. При соединении сваркой несмешивающихся металлов, например, железа со свинцом, меди со свинцом и других, зоны сплавления нет, атомного сцепления не будет, произойдет «слипание» металлов.

Технологическая свариваемость — совокупность свойств основного металла, определяющих чувствительность его к термическому циклу сварки и способность при данной технологии сварки образовывать сварное соединение надлежащего качества по прочности и вязкости без применения специальных технологических приемов (подогрева, отжига и т. д.).

Технологическая свариваемость, в свою очередь, подразделяется на тепловую (отношение металла к тепловому воздействию) и металлургическую технологическую свариваемость, которая учитывает отношение металла к плавлению, металлургической обработке и кристаллизации.

Учитывается как критерий свариваемости окисляемость металла, стойкость к горячим и холодным трещинам. Особого внимания заслуживает участок перегрева в ЗТВ — как самая ослабленная область в сварном соединении.

Она нагревается до температуры 1100…1400 0С, поэтому структура металла в этой зоне крупнозернистая, с пониженными механическими свойствами (пластичностью и ударной вязкостью). Эти свойства тем ниже, чем крупнее зерно и шире зона перегрева (как у газовой сварки).

Оценочным показателем свариваемости металлов служит сопротивляемость к образованию горячих и холодных трещин. Существует много методов оценки свариваемости, применяемых в машиностроении и описанных в литературе, но они распространяются на однородные и, главным образом, стальные материалы. Все они имеют одну основную цель – оценить свариваемость металлов по стойкости против образования горячих и холодных трещин и склонности образовывать закалочные структуры в зоне термического влияния (ЗТВ). На состояние ЗТВ влияет содержимое химических элементов в стали, особенно углерода.

Для определения свариваемости металлов используются, в основном, два метода: моделирование условий работы сварного соединения, близких к реальным, с изготовлением образцов соединения, и пробы – испытание при сварке либо после сварки, с оценкой свариваемости, технологические пробы и т.д.

Косвенные, количественные методы оценки свариваемости по химическому составу металла. До сих пор не существует достаточно надежной и достоверной единой системы определения свариваемости металлов.

В практической деятельности удобно пользоваться марочниками сталей и сплавов, в которых в разделе технологических свойств на каждую марку сталей приводятся и сведения о свариваемости, способах и условиях сварки.

На практике используются четыре вида испытания металла на свариваемость.

1 	Определение стойкости металла шва против образования горячих (кристаллизационных) трещин.

2 	Определение стойкости металла околошовной зоны против образования холодных трещин.

3 	Испытание стойкости основного металла и металла околошовной зоны и шва, а также всего сварного соединения в целом, против перехода в хрупкое состояние (охрупчивание).

4 	Проверка соответствия сварного соединения специальными заданными свойствами служебного характера.

Общее число методов испытаний по этим четырем направлениям достигает более 150. Идея (принцип) метода технологических проб состоит в том, что кристаллизация проходит в состоянии пластин, закрепленных разными конструктивными приемами. При этом склонность к трещинам определяется наглядно. Для исключения ошибки выводы делаются по трем образцам.

Заслуживает внимание еще метод МВТУ им. Баумана, когда сварка стыка выполняется одновременно с медленным растягиванием пластин. Этим выявляется критическая скорость растяжения, при которой появляются горячие трещины, и устанавливается стойкость металла образца в миллиметрах в секунду (мм/с) к образованию горячих трещин.

А в остальных методах напряжение растяжения создается за счет усадки металла. Все другие методы, в основном, моделируют условия работы сварного соединения.

Косвенные методы оценки свариваемости металлов (количественные) заключаются в оценке количества углерода и легирующих элементов в стали, и полученное количество сопоставляется с так называемым эквивалентным содержанием углерода – Сэкв, по которому оценивают свариваемость. Формул для определения Сэкв до десятка, и достоверность их, в принципе, тоже относительная, так как формулы эти эмпирические, т.е. без вывода. Вот некоторые из них:

1)	Сэкв = С + Мn/6 + Сr/6 + Si/5 + Cu/7 + Р/2 + Ni/12 + Mo/4 + V/5.

Это более уточненная формула для всех сталей, т.е общепринятая формула;

2)	для малоуглеродистых сталей: Сэкв = С + Мn/6 + 0,024S,

где S – толщина свариваемой кромки (наибольшей);

3)	для легированных сталей:

Сэкв = С + Мn/20 + Ni/15 + (Сr + Mo + V)/10 + 0,0248S,

где S — толщина металла;

- для различных сталей:

Сэкв = С + Mn/6 + Сr/3 + Ni/15 + V/5;

- Сэкв = С + Мn/6 + (Сr + Мо + V)/5 + (Ni + Cu)/15 — для всех марок сталей.

Во всех формулах ставится количество указанного элемента в процентном содержании, затем выполняется вычисление.

При Сэкв < 0,45 – свариваемость хорошая для легированных сталей.

При Сзкв < 0,49 – свариваемость хорошая для низкоуглеродистых сталей.

При Сэкв > 0,45 до 0,5 – свариваемость удовлетворительная и требуется подогрев.

При Сэкв > 0,5 до 0,6 – свариваемость ограниченная, требуются подогрев и отжиг, или нормализация.

При Сэкв > 0,6 до 0,8 – свариваемость плохая.

В общем случае, по свариваемости все стали условно подразделяют на четыре группы.

- Хорошо сваривающиеся – до 0,3 % углерода.

- Удовлетворительно сваривающиеся – до 0,38 % углерода.

- Ограниченно сваривающиеся – до 0,48 % углерода.

4 	 Плохо сваривающиеся – свыше 0,48 % углерода.

Как видно, основным критерием этого разделения является количество углерода (не эквивалента углерода). Углерод влияет на склонность к закалочным структурам в околошовной зоне и на образование холодных трещин при наличии таких структур.

Для получения качественного сварного соединения из сталей с плохой свариваемостью необходимо применять различные специальные технологические приемы, например различные виды термообработки (подогрев, отжиг, нормализация, отпуск), как перед сваркой, так и в процессе сварки и после нее.

При оценке на свариваемость сталей учитывают, что:

1 Углерод увеличивает твердость и уменьшает пластичность, приводит к закаливаемости ЗТВ и к появлению трещин, вызывает большое количество газовых пор в процессе окисления при сварке.

2 Марганец – при содержании до 1% не ухудшает свариваемость и не затрудняет сварку. Как хороший раскислитель, он способствует уменьшению содержания кислорода в стали.

При содержании марганца более 2,5% свариваемость ухудшается, так как повышается твердость стали, появляются закалочные структуры, и могут быть трещины.

3 Кремний – до 1% вводится как раскислитель и не влияет на свариваемость. Но при содержании кремния более 2,5% свариваемость ухудшается, так как образуются тугоплавкие оксиды, ведущие к появлению шлаковых включений, повышаются прочность и твердость, а вместе с этим и хрупкость.

4 Хром – до 0,6% не отражается на свариваемости. При содержании более 1 % хрома свариваемость ухудшается и особо при повышении содержания углерода.

5 Никель – в обычных углеродистых сталях никеля до 0,3%, а в высоколегированных – до 28%. Никель, вместе с прочностью, повышает и пластичность металла и не ухудшает, а даже улучшает свариваемость

6 Молибден – в сталях от 0,5 до 3% в сильной степени увеличивает прочность и ударную вязкость стали, но ухудшает свариваемость повышением склонности к образованию трещин в шве и переходной зоне.

7 Медь – в сталях до 1% улучшает свариваемость, повышает прочность, пластические свойства, ударную вязкость и коррозионную стойкость.

11.2	Стали для сварных конструкций

Сварные конструкции должны быть прочными, жесткими и надежными, а также экономичными и минимально трудоемкими. Исходя из этих требований, выбирают и соответствующие марки сталей. В промышленности применяется более 400 различных марок сталей, но для сварки узлов и конструкций применяют только около 40 марок прокатной стали. Для сварных узлов и конструкций применяются следующие группы сталей:

– сталь конструкционная, углеродистая, обыкновенного качества, общего назначения, например от стали ВСт2 (кп, пс, сп) до стали ВСт3Гпс;

– сталь конструкционная, углеродистая, качественная, например сталь 10 (кп, пс);

– сталь 20 (кп, пс), сталь 35, сталь 15К, сталь 20К и др.;

– сталь конструкционная, низколегированная для сварных конструкций ответственного назначения, например 09Г2, сталь 14Г2, стали 12ГС, 17ГС, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД и др.;

– сталь конструкционная легированная, например: стали 15Х, 18ХГТ, 3ОХГТ, 20ХГСА, 30ХГСА, 20ХН, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 12ГН2МФАЮ и др.;

– сталь конструкционная, теплоустойчивая, например сталь 12МХ, сталь 12X1МФ, сталь 25Х2М1Ф и др.;

– стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие. Из пятидесяти марок этой группы сталей наиболее часто применяют для сварных изделий следующие: сталь 12Х18Н9Т, сталь 12Х18Н10Т, сталь 12Х18Н9, сталь 08X18Н10, сталь 20Х23Н18 – одна из лучших для изготовления цементационных реторт в термическом производстве. Из стали Х20Н80, т. е. нихрома, делают спирали электронагревательные не только для быта (электроплиты и другие нагреватели), но и спирали для нагрева цементационных реторт и электропечей. Диаметры проволоки этих спиралей от 3 до 8 мм, и сварщикам зачастую приходится их сваривать при стыковке.

В перечисленных группах сталей в качестве примеров приведены только некоторые марки, применяемые для сварных изделий.

По прочности стали условно делят на три группы:

– стали обыкновенной прочности (низкоуглеродистые);

– стали повышенной прочности (низколегированные);

– стали высокой прочности.

В зависимости от содержания легирующих элементов стали делятся на четыре группы:

- углеродистые – легирующие элементы умышленно не вводятся;

- низколегированные – суммарное содержание легирующих элементов до 2,5%;

- среднелегированные – легирующих элементов от 2,5 до 10%;

- высоколегированные – легирующих элементов более 10%.

Для сварных конструкций применяются углеродистая, низколегированная и – в незначительном количестве – среднелегированная сталь.

Углеродистая сталь в зависимости от содержания углерода подразделяется на:

– низкоуглеродистую, с содержанием углерода до 0,25%;

– среднеуглеродистую, с содержанием углерода от 0,25 до 0,6%;

– высокоуглеродистую, с содержанием углерода от 0,6 до 1,7%.

Свойства и качество стали оценивают по механическим характеристикам и химическому составу.

11.3	Влияние различных компонентов стали на ее свойства

и свариваемость

Углерод (У) повышает предел текучести и временное сопротивление стали, однако пластичность и свариваемость стали уменьшаются. Поэтому в сварных конструкциях применяются только низкоуглеродистые стали, с содержанием углерода до 0,25 %.

Далее в скобках указано условное обозначение элемента в марках сталей.

Кремний (С) раскисляет сталь, поэтому его количество возрастает от кипящей к спокойной стали. Он, как и углерод, но в меньшей степени, увеличивает предел текучести и временное сопротивление, но несколько ухудшает свариваемость, стойкость против коррозии и сильно снижает ударную вязкость. Вредное влияние кремния может компенсироваться повышенным содержанием марганца.

Марганец (Г) увеличивает предел текучести и временное сопротивление стали, незначительно снижая ее пластические свойства и мало влияя на свариваемость.

Медь (Д) несколько повышает прочность стали и увеличивает стойкость ее против коррозии. Избыточное (более 1,0 %) содержание меди способствует старению стали.

Алюминий (Ю) хорошо раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние фосфора, несколько повышает ее ударную вязкость.

Азот (А) в несвязанном состоянии увеличивает хрупкость стали, особенно при низких температурах, и способствует ее старению. В химически связанном состоянии с алюминием, ванадием, титаном и ниобием азот, образуя нитриды, становится легирующим элементом, улучшающим структуру стали и ее механические свойства. Азота в металле шва содержится до 0,1 %.

Никель (Н), хром (X), вольфрам (В), молибден (М), титан (Т), бор (Р) являются легирующими компонентами, улучшающими те или иные механические свойства стали, а никель еще всегда улучшает ее свариваемость.

Но в сталях еще имеются неизбежные примеси, которые оказывают вредное влияние на механические и конструкционные характеристики.

Фосфор (Р) резко уменьшает пластичность и ударную вязкость стали, а также делает ее хладноломкой (хрупкой при отрицательных температурах). Допускается в сталях не более 0,08 %.

Сера (S) несколько уменьшает прочностные характеристики стали и, главное, делает ее красноломкой, хрупкой и склонной к образованию трещин при температуре 800…1100 °С, что влечет за собой появление сварочных трещин. Допускается в сталях 0,02…0,06 %, в некоторых до 0,01 %.

Кислород, водород и азот, которые могут попасть в расплавленный металл из воздуха и остаться там, ухудшают структуру и свариваемость стали и способствуют увеличению ее хрупкости. В сталях кислорода допускается не более 0,2 %. В металле шва кислорода, как правило, не более 0,05 %, водорода – 3…20 см3/100 г.

В зависимости от степени раскисления различают спокойную (сп), полуспокойную (пс) и кипящую (кп) стали. Остывание спокойной стали при разливе ее в изложницы происходит спокойно, без бурного выделения содержащихся в ней газов и образования газовых пузырей, приводящих впоследствии к внутренним порокам и расслоению металла при прокате. Спокойная сталь имеет лучшую структуру и однородное строение. Эти показатели в полуспокойной и кипящей сталях соответственно ниже, поэтому для ответственных конструкций с большими усилиями, а также при знакопеременных и вибрационных рабочих нагрузках в узлах применяют спокойную сталь, а в менее ответственных – полуспокойную и даже кипящую.

По своей структуре низкоуглеродистая сталь является однородным кристаллическим телом, состоящим из зерен (кристаллов) феррита, занимающих почти весь объем стали, а также перлитовых и цементитовых включений между зернами феррита и по его граням.

Микроструктура низкоуглеродистой стали представляет собой зерна феррита (имеют светлую окраску) и перлита (темную) (рис. 35).

Рисунок 35 – Микроструктура низкоуглеродистой стали

Вкрапления и прослойки перлита, обволакивая зерна феррита, создают как бы жесткую и упругую «сетку» вокруг мягкого и пластичного феррита. Такое строение стали объясняет ее работу под нагрузкой и пластические свойства.

Структура низколегированных и среднелегированных сталей похожа на структуру низкоуглеродистой стали. Прочностные свойства низкоуглеродистых сталей повышаются благодаря введению различных легирующих элементов, которые входят в феррит, растворяясь в нем, и этим его упрочняют. Кроме того, карбидообразующие легирующие элементы, образуя различные карбиды, дополнительно упрочняют сетку прослоек между зернами феррита.

Для металла шва и участка перегрева зоны термического влияния (ЗТВ) углеродистых и низколегированных сталей характерна так называемая видманштеттова структура, т. е. структура феррито-перлитовая с игольчатой формой феррита. Такая же структура наблюдается в случаях сильного перегрева стали и крупнозернистости – в литых изделиях и изделиях, сильно перегретых в процессе горячей обработки.

12   ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Термическая обработка стали и, как частный случай, термическая обработка сварных соединений включает различные операции теплового воздействия на металл, при котором происходят различные изменения строения, фазового состояния, напряженного состояния и, соответственно, свойств, уровня свободной энергии фаз, величины и распределения микро- и макронапряжений.

Назначение термической обработки сварных соединений:

- снятие или снижение уровня остаточных сварочных напряжений;

- восстановление или улучшение структурного состояния и свойств металла в ЗТВ, на которую нагрев сварочным источником теплоты оказал неблагоприятное влияние;

- рекристаллизация и улучшение качества соединения в результате протекания диффузионных процессов при методах сварки давлением.

12.1	Общие положения термической обработки

сварных соединений

Для различных по составу и фазово-структурному состоянию сталей и их сварных соединений в зависимости от поставленной цели применяют различные виды термической обработки, связанные с различными условиями нагрева до определенной температуры, продолжительностью пребывания при этой температуре, различными условиями охлаждения. При этом под различиями в условиях охлаждения подразумевают как различную скорость охлаждения, так и ступенчатое охлаждение с задержкой снижения температуры на определенное время.

Существуют различные подходы к классификации видов термической обработки сварных соединений – по температуре нагрева, скорости охлаждения, влиянию на свойства и т. д. Рассмотрим виды термической обработки сталей с точки зрения их влияния на свойства различных зон и сварного соединения в целом. Термическая обработка влияет:

– на изменение фазового состояния и микроструктуры стали, на повышение микро- и макронапряжений;

– на повышение прочности и вязкости стали, на снижение уровня остаточных сварочных напряжений.

Известно, что различные фазы в сталях имеют различное кристаллическое строение, химический состав и микроструктуру. Эти различия и являются одной из основ изменения свойств стали и уровня внутренних напряжений. В сталях могут существовать твердые растворы на основе γ-железа – аустенит с различным содержанием углерода и легирующих элементов. Эта фаза является сравнительно мягкой (НВ 190…300) и очень вязкой.

Ударная вязкость аустенитных сталей 2…3 МДж/м2. Она обладает повышенной хладостойкостью, что достигается в основном легированием никелем. Устойчивости этой фазы к распаду и переходу в другие фазы при охлаждении способствует легирование углеродом, марганцем, никелем, хромом, азотом и другими элементами. Поэтому стали, сохраняющие аустенитное состояние после охлаждения до нормальной и более низкой температуры, содержат большое количество никеля или марганца, или обоих элементов вместе и часто легируются азотом. Аустенит является также основой многих жаропрочных сталей. Это связано с тем, что скорость диффузии в аустените ниже, чем в другой фазе – феррите, который может быть основой стали. Пониженная скорость диффузии замедляет коагуляцию упрочняющих дисперсных фаз при эксплуатационных нагревах аустенитных сталей. Кроме того, сам характер разрушения аустенитного сплава с ГЦК- решеткой предопределяет его повышенную жаропрочность. Для повышения жаропрочности аустенитных сталей их легируют элементами (Mo, W, V, Al, Ti и др.), дающими устойчивые дисперсные упрочняющие фазы – карбиды или интерметаллиды.

В связи с тем, что аустенитные стали содержат большое количество никеля и хрома, они обладают повышенным сопротивлением электрохимической коррозии. Кроме того, наличие в аустените значительных количеств хрома приводит к образованию на поверхности защитной пассивной пленки.

Таким образом, аустенит является основой (матрицей) высоколегированных сталей, имеющих специальные свойства – высокие хладостойкость, жаропрочность и кислотостойкость.

Другой фазой, которая может быть основой нелегированных и низко- или среднелегированных сталей, является феррит. Как отмечалось, феррит – раствор углерода в α-железе – также является мягкой фазой, более мягкой и менее вязкой, чем аустенит (НВ 90…200, KCU = 0,8…1,0 МДж/м2). Феррит не обладает высокой хладостойкостью, жаропрочность сталей на основе феррита значительно ниже, чем сталей на основе аустенита. Низко- и среднелегированные ферритные стали не кислотостойки, кислотостойки только ферритные стали с большим содержанием хрома – за счет наличия на их поверхности пассивной пленки окислов хрома.

Карбидная фаза представляет собой химическое соединение углерода с одним или несколькими металлами. Карбиды могут иметь твердость до НВ 3000, а иногда и несколько выше. Наиболее мягким является карбид железа, имеющий твердость НВ 1050. Карбиды являются хрупкой фазой. Для процессов, происходящих при термической обработке, наличие карбидов в стали имеет большое значение, так как одним из условий нагрева при упрочняющей или разупрочняющей обработке является растворение карбидов при нагреве с переходом в γ-твердый раствор углерода и легирующих элементов. Карбиды могут упрочнять сталь и при их выделении в дисперсной форме из феррита или аустенита в процессе старения.

Другое значение карбидов при термической обработке заключается в том, что при определенных условиях охлаждения конструкционных сталей после нагрева до аустенитного состояния, чаще всего при охлаждении на воздухе или высокого отпуска закаленной стали, карбиды с определенной долей феррита образуют новые фазы – перлит и сорбит, обладающие хорошим сочетанием прочности и вязкости (особенно сорбит).

В конструкционных углеродистых, низко- и среднелегированных сталях особое значение имеет неравновесная фаза – мартенсит. Она представляет собой пересыщенный раствор углерода в α-железе, образуется по особому механизму и обладает высокими прочностью и твердостью (тем выше, чем больше содержится в мартенсите углерода) и низкими пластичностью и ударной вязкостью.

Происходящие при различных операциях термической обработки изменения структуры вносят свой вклад в изменение свойств сталей. Изменение структуры, состоящее в изменении размеров и состояния фазовых составляющих, определяет изменения в движении и торможении дислокаций и тем самым сопротивление деформации и предельную величину деформации при нагружении стали. Наличие в аустенитной или ферритной матрице избыточной фазы в дисперсном состоянии или даже в состоянии предвыделения приводит к рассредоточенному множественному блокированию движения дислокаций и тем самым к значительному упрочнению стали. При этом, естественно, несколько снижаются пластичность и ударная вязкость стали. К образованию таких выделений чаще всего приводит нагрев с длительной выдержкой при температуре 300…600 0С в зависимости от состава стали (старение).

Увеличение длительности нагрева, а в большей степени повышение его температуры способствует развитию диффузионных процессов, приводящих к увеличению размеров выделений избыточной фазы (карбидов, интерметаллидов). Уменьшается количество точек блокирования дислокаций, расчищаются отдельные участки основы стали, что сопровождается разупрочнением и повышением пластичности и ударной вязкости. Такие процессы коагуляции избыточной фазы происходят при отпуске и отжиге стали.

Важным является образование мартенсита.

При образовании мартенсита из аустенита, что связано с переходом γ-железа, в котором растворимость углерода высока (>2 %), в α-железо, в котором равновесная растворимость углерода крайне низка (< 0,01 %), весь содержавшийся в аустените углерод фиксируется в α-железе, образуя сильно пересыщенный неравновесный раствор. Такое пресыщение α-твердого раствора углеродом приводит к сильным искажениям кристаллической решетки α-железа, сдвигам в атомных плоскостях и, как следствие, к созданию высокой плотности дислокаций. Степень искажения решетки α-железа и плотность дислокаций тем выше, чем выше содержание углерода в стали.

γ→α-переход связан с увеличением объема. Для стали А → М превращение связано с увеличением объема приблизительно на 1…4 %, в зависимости от содержания в стали углерода.

При локальном нагреве и охлаждении стальных изделий между закаленной и незакаленной зонами возникают зональные напряжения, которые тем выше, чем больше углерода в стали. Эти напряжения при охлаждении возрастают, благодаря разности коэффициентов объемного сжатия таких зон.

Надо также иметь в виду, что мартенсит является метастабильной неустойчивой фазой и при увеличении подвижности атомов при нагреве начинает переходить в устойчивое фазовое состояние (Ф + К). При этом из мартенсита выделяются карбиды в очень мелком (дисперсном) состоянии. Эти карбиды, если сам мартенсит является низкоуглеродистым, могут его упрочнять, создавая эффект старения. При дальнейшем повышении температуры нагрева (отпуска) происходят обособление и коагуляция карбидов с соответствующим изменением свойств.

Теперь следует остановиться на характеристике различных видов термической обработки, связывая их с процессами изменения свойств, происходящими в зонах сварных соединений, подвергающихся тепловому воздействию сварочного источника теплоты.

Для разных по составу сталей воздействие сварочной теплоты на зоны свариваемой стали, примыкающие к сварному шву, будет различным. В соответствии с этим различными будут задачи последующей термической обработки сварных соединений.

Закалка аустенитных сталей заключается в нагреве до температуры 1050…1200 0С, в зависимости от состава стали, с последующим охлаждением на воздухе, в масле или воде. При такой обработке в аустените растворяются карбиды, и сталь становится более гомогенной, однородной, часто чисто аустенитной. Такую обработку называют аустенитизацией.

Закалка конструкционных сталей заключается в нагреве до температуры, которая на 50…100 0С выше температуры завершения перехода феррита в аустенит, небольшой выдержке для обеспечения завершения этого перехода и охлаждении со скоростью, большей критической. Обычно для конструкционных сталей температура нагрева под закалку находится в пределах от 820 до 920 °С в зависимости от содержания в стали углерода и легирующих элементов. Продолжительность выдержки после прогрева около 20 мин. Охлаждение сталей в воде, масле или на воздухе также зависит от содержания легирующих элементов в стали. В результате закалки конструкционных сталей основной фазой в них должен стать мартенсит, обладающий высокой прочностью, низкой вязкостью и пластичностью.

Высокий отпуск закаленных конструкционных сталей состоит в нагреве до температуры, которая ниже температуры перехода перлита в аустенит (Ас1). Обычно для сталей разного состава температура высокого отпуска различна и находится в пределах от 550 до 650 0С. При высоком отпуске закаленных конструкционных сталей происходит распад мартенсита с образованием мелкой ферритно-цементитной смеси – сорбита. При более высокой температуре отпуска частицы смеси получаются более крупными. Распад мартенсита и образование сорбита обусловливают понижение прочности и повышение пластичности и ударной вязкости стали. Высокий отпуск конструкционных сталей является завершающей операцией термической обработки, позволяющей получить хорошее сочетание прочности и ударной вязкости.

Старение с выделением новой фазы в дисперсном виде из твердого раствора приводит к блокированию движения дислокаций и, соответственно, к повышению прочности сплава и некоторому понижению его пластичности и ударной вязкости. Такая обработка используется в основном для жаропрочных аустенитных, низкоуглеродистых высоколегированных мартенситностареющих и низкоуглеродистых низколегированных конструкционных сталей. Для создания дисперсной фазы, которая может представлять собой карбиды, интерметаллиды и карбонитриды, в аустенитные жаропрочные стали вводят ванадий, ниобий, титан, молибден, алюминий; в конструкционные низколегированные стали – ванадий, алюминий, азот; в высоколегированные мартенситно-стареющие – молибден, титан, никель, кобальт. Старение также является завершающей термической обработкой после закалки, обусловливающей растворение крупных частиц второй фазы, для последующего ее выделения при старении в дисперсном виде. Температура старения может составлять от 300 до 650 0С.

Нормализация представляет собой нагрев до температуры несколько выше температуры нагрева под закалку с последующим охлаждением на воздухе. Такая операция производится для нормализации зерна в стали. При этом обеспечиваются перекристаллизация и измельчение зерна перегретой стали (например, при горячей пластической деформации), получение равновесного зерна у стали после холодной пластической деформации, некоторая гомогенизация и измельчение зерна металла отливок. Нормализация применяется как операция термической обработки заготовок перед их механической обработкой, как подготовительная операция перед закалкой с отпуском для обеспечения равномерности свойств после этих операций.

Этот вид термической обработки применяется, как правило, для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Для конструкционных сталей с повышенным содержанием легирующих элементов (2…4 % Ni, 3…5 % Сг, >1,5 % Mn) применение нормализации неэффективно, так как для этих сталей охлаждение на воздухе после нагрева до аустенитного состояния может привести к частичному или полному образованию мартенсита.

Отпуск для снятия напряжений не преследует цели изменения фазового состояния или структуры стали, однако эти изменения очень часто сопутствуют такому отпуску. Целью рассматриваемой операции является снижение микро- или, чаще, макронапряжений в обрабатываемом изделии.

Микронапряжения в сталях являются следствием получения неравновесных фаз с высокой свободной энергией или неравномерных фазовых превращений. Отпуск путем теплового воздействия и увеличения подвижности атомов, образующих кристаллическую решетку железа или растворенных в ней атомов легирующих элементов, способствует переходу системы в более равновесное и однородное состояние, снижению уровня свободной энергии и, соответственно, снижению микронапряжений, локализующихся на уровне ячеек кристаллической решетки и зерен. Образование пересыщенных твердых растворов, каким, прежде всего, является мартенсит закалки, связано с наличием больших искажений пересыщающими атомами углерода элементарной ячейки α-железа. Эти искажения порождают микронапряжения в решетке, вызванные силами атомного взаимодействия образующих ее атомов. Отпуск, даже низкий, способствует началу распада перенасыщенного раствора (мартенсита), предвыделению и выделению из него атомов углерода, уменьшению искажений решетки и снижению микронапряжений. Таким образом, для сталей, закаленных на мартенсит, снижение уровня микронапряжений начинается с температуры ~150 0С и завершается после окончания выделения углерода из решетки α-железа и началом коагуляции образовавшихся карбидов (350…450 0С). Другим фактором, создающим микронапряжения, является деформация – искажение кристаллической решетки механическим воздействием (наклеп). Такое искажение кристаллической решетки вызывает повышение уровня свободной энергии и появление микронапряжений. Снять эти напряжения можно при нагреве на 150…250 0С. Процесс этот часто называют возвратом (возврат к неискаженной кристаллической решетке).

Возникновение микронапряжений сказывается на свойствах стали — повышается прочность и снижается ударная вязкость, поэтому снятие микронапряжений приводит к некоторому снижению прочности и повышению ударной вязкости.

Явления, вызывающие макронапряжения, иные. Они связаны с неравномерностью или неодновременностью объемных изменений в стали. Объемные изменения, происходящие при термической обработке и сварке, связаны с термическим расширением стали при нагреве и с термическим сжатием при охлаждении. Другой причиной объемных изменений является изменение объема, сопровождающее структурные превращения в стали. Так, при охлаждении А → (Ф + П)-превращение связано с изменением удельного объема металла на 1 %, а А → М-превращение – с изменением до 4 %. Особенно важно то, что А → М-превращение идет при температуре, при которой металл теряет пластичность, свойственную ему при повышенной температуре (например, для нелегированной стали при температуре не выше 450 0С), и происходящие изменения объема вызывают, в основном, упругие деформации, при затруднении возникновения которых появляются упругие напряжения.

Если упругие изменения объема происходят при нагреве, то возникающие напряжения являются временными, так как они исчезнут, когда весь металл изделия или в какой-либо его части перейдет в пластическое состояние и будет легко деформироваться в результате имевшихся напряжений.

Если упругие изменения объема происходят при охлаждении, то возникающие вследствие этого напряжения являются остаточными (постоянными).

Суммарные остаточные напряжения при термической обработке будут определяться суммированием (наложением) остаточных напряжений от теплового изменения объема и структурных изменений. При этом надо иметь в виду, что напряжения от структурных изменений будут зависеть от содержания углерода в стали и скорости охлаждения. Поэтому для среднеуглеродистых сталей (в отличие от низкоуглеродистых) после закалки суммарные остаточные напряжения будут отличаться от остаточных напряжений после нормализации или отжига.

12.2  Остаточные напряжения в зоне сварного соединения

При термической обработке в период нагрева в изделии могут возникать значительные временные напряжения. Эти напряжения будут особенно велики, пока при нагреве не произойдет переход наружных слоев в пластическое состояние. Напряжения будут особенно велики между упругим расширившимся внешним слоем и упругой, не расширившейся сердцевиной.

Такие условия соответствуют прогреву внешних слоев нетеплоустойчивых сталей до 300 0С, а теплоустойчивых сталей – даже до 450 0С. В этот период нагрева под влиянием больших временных напряжений в изделии могут возникать трещины. Склонность к образованию трещин в этот период нагрева может усугубляться изменением свойств стали при указанном нагреве в связи с проявлением охрупчивающего влияния дисперсных выделений, если они при этом образуются. Поэтому для сталей, склонных к старению при нагреве на 200…450 0С, мерой предотвращения появления трещины может быть уменьшение скорости нагрева.

Поскольку при охлаждении после отпуска структурные превращения не происходят, характер и величина остаточных напряжений определяются только тепловым сжатием. Эти напряжения в изделии по величине могут быть больше, чем напряжения, возникающие после закалки, поскольку нет процессов структурных превращений, уменьшающих тепловые напряжения. Для снижения уровня напряжений, возникающих при охлаждении после отпуска, надо уменьшать скорость охлаждения, а следовательно, и градиент температур между наружными и внутренними слоями. Однако надо учитывать тот факт, что у некоторых сталей, склонных к дисперсионному упрочнению в интервале 650…300 0С или к отпускной хрупкости, замедленное охлаждение может вызвать неблагоприятное изменение свойств. Подход к выбору условий охлаждения после отпуска для каждой стали должен быть индивидуальным.

Закономерности возникновения остаточных зональных напряжений в зоне сварного соединения аналогичны рассмотренным общим закономерностям. При сварке решающее значение имеет локальность нагрева. Поэтому остаточные напряжения в сварном соединении возникают между нагревавшимся и ненагревавшимся металлом. Поскольку сварке, как правило, подвергают низкоуглеродистые стали, решающее значение для возникновения остаточных напряжений имеют тепловые изменения объемов, а структурные изменения играют второстепенную роль.

Основной причиной возникновения временных напряжений является разница температур (и соответствующая ей разница объемов) находящегося в упругом состоянии металла ЗТВ и свариваемой стали. После остывания всего сечения (сварного соединения) сказывается разница в объемных тепловых изменениях в основном металле шва и ЗТВ, что приводит к возникновению остаточных напряжений. Структурные остаточные напряжения при сварке могут возникать только в зонах, нагревавшихся выше температуры Ас1 – в ЗТВ и шве. Для сварки низкоуглеродистой стали они будут невелики, поэтому суммарные остаточные напряжения будут, в основном, определяться тепловой составляющей остаточных напряжений. При сварке низкоуглеродистых, частично закаливающихся сталей (15Х5М, 12ХМ и др.) низкоуглеродистыми незакаливающимися швами (типа 08А, Х18Н10, Х23Н13) роль структурных напряжений в возникновении остаточных напряжений несколько увеличивается благодаря структурным превращениям в ЗТВ. При сварке тех же сталей аналогичными им по составу сварными швами возрастает роль структурных превращений и соответствующего увеличения объема металла шва. Структурные напряжения в этом случае будут уменьшать роль тепловых напряжений. Исходя из рассмотренной схемы возникновения остаточных напряжений в сварном соединении, остаточные напряжения по высоте однопроходного шва будут соответствовать эпюре на рис. 36, а, а остаточные напряжения в корневом слое – эпюре на рис. 36, б. Зона сварного шва, а иногда и близлежащие участки околошовной зоны, подвергаются действию растягивающих напряжений. Эти напряжения находятся в упругой области и могут достигать предела текучести. При длительном воздействии на металл они могут вызвать коробление и самопроизвольное разрушение (замедленное разрушение). На нагруженной конструкции, суммируясь с напряжением внешних сил, остаточные напряжения способствуют появлению непредусмотренной деформации, а также разрушению.

б)

а – остаточные напряжения по высоте однопроходного шва;

б – остаточные напряжения в корневом слое

Рисунок 36 – Схема остаточных напряжений в сварном соединении

Способы снижения остаточных сварочных напряжений могут быть технологическими и термическими. Технологические способы сводятся, в основном, к регулированию погонной энергии при сварке и соблюдению специальной последовательности сварки. Термическими способами являются предварительный подогрев перед сваркой или сопутствующий сварке нагрев свариваемых изделий (локальный или общий) и высокий отпуск. Подогрев свариваемых изделий уменьшает градиент температур между различными зонами сварного соединения и уменьшает разницу температурных объемных изменений в металле. Кроме того, подогрев, повышая температуру металла в зоне теплового влияния, предопределяет протекание распада переохлажденного аустенита при более высокой температуре с образованием более равновесных структур.

а)

Высокий отпуск является основной термической операцией, позволяющей существенно снизить остаточные сварочные напряжения в результате протекания процесса релаксации. Наибольшее снижение остаточных напряжений достигается при длительности отпуска 1,5…2 ч. Температура отпуска сталей зависит от их исходного предела текучести.

Отжиг с нагревом выше температуры Ас3 считается гомогенизационной термической обработкой. Для гомогенизации состава стали при отжиге требуется длительный нагрев (несколько часов). При непродолжительном нагреве гомогенизация будет частичной. При отжиге конструкционной стали одновременно с гомогенизацией снимаются остаточные напряжения и рекристаллизуется структура, полученная после холодной деформации. Обязательным условием отжига является медленное охлаждение после нагрева (50…100 0С/ч). Такое охлаждение обеспечивает получение крупных скоагулированных карбидных выделений в ферритной матрице, минимальный уровень остаточных напряжений, низкую твердость и прочность конструкционной стали. Однако хладостойкость конструкционной стали после отжига невелика из-за больших размеров зерен феррита.

Вследствие высокой температуры, требуемой для отжига, большой длительности нагрева и очень медленного охлаждения такую термообработку не применяют для сварных соединений с местным нагревом зоны сварки. В некоторых случаях она может быть полезной при обработке всего сваренного изделия в печи.

12.3  Дефекты сварного шва, зависящие от структуры

свариваемого металла

С увеличением степени легированности свариваемых сталей, особенно химическими элементами, способствующими дисперсионному твердению, значительно возрастает вероятность образования трещин при повторном нагреве сварных соединений в процессе последующей термической обработки (отпуска), так называемых трещин при термической обработке (ТТО). Механизмы, ответственные за образование ТТО, можно условно подразделить на две группы в зависимости от их влияния на прямое и относительное разупрочнение границ зерен.

Прямое разупрочнение является следствием зернограничной сегрегации легирующих и примесных элементов, адсорбции газов, выделения хрупких фаз, появления в результате высокотемпературного проскальзывания и мартенситного превращения высокой плотности несовершенств кристаллической решетки и образования субмикроскопических или макроскопических зародышевых дефектов.

Относительное разупрочнение, являющееся в большинстве случаев основным фактором, проявляется в результате процесса дисперсионного твердения, вызванного выделением частиц термически стойких вторичных фаз. При выдержке, принятой в процессе термической обработки, дисперсионное твердение низко- и среднелегированных сталей проявляется в температурном интервале 500…700 0С, в котором и отмечается появление ТТО, что вызвано, в первую очередь, образованием карбидов молибдена и ванадия.

Одним из важнейших показателей свариваемости термически упрочненных сталей является склонность к разупрочнению под воздействием термического цикла сварки. Явление разупрочнения закономерно для сталей с нестабильной структурой, потому что структура термоупрочненной стали обладает большим запасом свободной энергии, чем равновесная ферритно-карбидная смесь, образующаяся в условиях сварочного нагрева и охлаждения в ЗТВ сварных соединений при общепринятой технологии сварки. В зависимости от химического состава стали эффект разупрочнения проявляется в определенном интервале максимальных температур нагрева.

Значительное разупрочнение наблюдается у термоупрочненных сталей перлитного класса при сварке по общепринятой для нормализованных и горячекатаных сталей технологии. Термически упрочненные стали с бейнитной и бейнитно-мартенситной структурами в меньшей степени подвержены разупрочнению. Отмеченное обстоятельство связано с воздействием отдельных легирующих элементов на решетку железа, искажение которой сопровождается повышением твердости и прочности металла. Степень повышения твердости металла зависит от условий охлаждения.

Разупрочнение является результатом проявления ряда процессов: коагуляции карбидов, изменения их состава, снижения плотности дислокаций, уменьшения напряжений второго рода, роста блоков мозаики,  рекристаллизации феррита.

Наряду с разупрочненным участком в зоне термического влияния наблюдается участок подкалки. Степень повышения твердости металла этого участка определяется химическим составом стали и термическим циклом сварки. В ряде случаев наличие участка подкалки может явиться причиной снижения конструктивной прочности сварных сосудов, работающих под давлением, и появления холодных трещин.

Результаты проведенных к настоящему времени исследований свидетельствуют об отрицательном влиянии разупрочнения на конструктивную прочность сварных соединений, в особенности при двухосном напряженном состоянии, характерном для условий эксплуатации сосудов, работающих под давлением. В связи с этим склонность к разупрочнению при сварке снижает эффективность, а в ряде случаев сдерживает промышленное использование термоупрочненных сталей в сварных конструкциях, вызывая обоснованные опасения у проектировщиков и технологов.

В производстве сосудов, работающих под давлением, значительный интерес представляют стали перлитного класса, относительно простые по химическому составу, сочетающие повышенную прочность и ударную вязкость с достаточной пластичностью.

Существует два подхода к обеспечению равнопрочности сварных соединений. Первый основан на снижении значений критической скорости закалки за счет легирования, изменения структурного состава сталей, повышения степени гомогенизации аустенита. Второй основан на повышении скорости охлаждения до критической посредством принудительного сопутствующего охлаждения.

12.4	Термическая обработка сварных соединений

аустенитных сталей

Высоколегированные хромоникелевые стали даже при отсутствии дополнительного легирования малыми количествами карбидообразующих элементов (молибден, титан, ниобий и др.) чаще всего не являются однородными аустенитными, а после горячей или холодной прокатки содержат в различных количествах феррит и карбиды. Эти фазы аустенитной стали могут присутствовать одновременно. Наличие феррита и карбидов в аустенитной стали заметно сказывается на свойствах. Часто эти фазовые составляющие снижают коррозионную стойкость сталей, а также отрицательно сказываются на ее пластичности и ударной вязкости. Для получения однофазного аустенитного состояния стали подвергают аустенитизации. Для аустенитизации сталей с содержанием углерода до 0,1 % нужен нагрев от 750 до 950 0С в равновесных условиях (длительный нагрев). При наличии в стали карбидообразующих элементов интервал температур будет увеличиваться. Поэтому практически при термической обработке температура аустенитизации составляет 1050…1150 0С. С другой стороны, при наличии до 1 % С в стали типа Х18Н10, закаленной на аустенит, при нагреве до 650 0С будут выделяться карбиды, а при недостаточной устойчивости аустенита – α-фаза.

Последующий нагрев закаленной аустенитной стали также приводит к фазовым изменениям. Нагрев до температуры 500 0С приводит к выделению из закаленного аустенита карбидов. Это вызывает повышение прочности стали, понижение ее пластичности, ударной вязкости и коррозионной стойкости. При более высоком нагреве (850…900 0С) процесс растворения карбидов идет очень медленно, а в стали с активными карбидообразующими элементами растворения вообще не происходит, наоборот, может начаться медленное их выделение. При таком протекании процессов повышение прочности стали и снижение ее пластичности будет меньшим, чем при нагреве до 750 0С. Коррозионная стойкость стали при нагреве до 900 0С повышается и приближается к коррозионной стойкости закаленной стали.

При сварке аустенитных сталей распределение температур в ЗТВ приводит к тому, что в ней создаются участки различного фазового состава. Если учесть, что продолжительность пребывания металла при высокой температуре в ЗТВ невелика, то рассмотренные выше процессы изменения фазового состояния аустенитных сталей при сварке сдвинутся в сторону более высоких температур. Так, чисто аустенитной зоной будет зона, нагревавшаяся при сварке выше температуры 1100 0С. В зоне, нагревавшейся приблизительно в интервале 900…1000 0С, могут остаться частицы нерастворившихся карбидов. Однако эта зона будет близка к чисто аустенитной и по сравнению с более высоко нагревавшейся зоной будет иметь более мелкие зерна аустенита. По свойствам в состоянии после сварки без дополнительного нагрева эти зоны будут характеризоваться повышенной вязкостью и коррозионной стойкостью.

Однако если при эксплуатации эти участки будут подвергаться дополнительному нагреву в интервале 500…650 0С, то в них начнется процесс выделения карбидов, даже в тех случаях, если в стали содержатся активные карбидообразующие элементы Ti или V (правда, медленнее будет проходить процесс).

Причиной понижения коррозионной стойкости сварных соединений аустенитных сталей в указанных зонах считают обеднение границ зерен аустенита хромом при выделении из них карбидов, содержащих, как правило, хром. В связи с этим коррозия в околошовной зоне протекает по границам зерен (межкристаллитная коррозия). Для предотвращения такой коррозии в околошовных зонах сварных соединений аустенитных сталей, эксплуатирующихся в коррозионно-активных средах при повышенных температурах, их следует подвергать термической обработке, заключающейся в продолжительном (3…5 ч) нагреве при 900 0С. Такой нагрев одновременно с выделением карбидов из аустенита приводит к развитию диффузионных процессов внутри аустенитных зерен и к обогащению хромом приграничных участков зерна, откуда хром перешел в карбиды.

Для таких сварных соединений закалка или нормализация с высоких температур (1000…1150 0С) недопустима, поскольку они приводят к аустенитизации, выделению карбидов и понижению стойкости, к межкристаллитной коррозии в околошовной зоне при 500…650 0С.

Для сварных соединений, которые эксплуатируются в коррозионно-активных средах без нагрева (температура до 300 0С), закалка или нормализация с высокой температуры является допустимой.

В зоне сварного соединения, нагретой до 900 0С, можно ожидать некоторое повышение прочности и снижение пластичности, а также коррозионной стойкости металла в результате выделения из раствора карбидов. Для этой зоны послесварочная закалка с температуры 1050…1150 0С будет полезна в целях восстановления свойств. В зоне сварного соединения, нагревающейся до 700 0С, процессы карбидообразования также будут протекать достаточно активно и скажутся на изменении свойств, поэтому для этой зоны закалка также будет полезна.

В остальных зонах сварных соединений аустенитных сталей существенных изменений фазового состояния и свойств не происходит, хотя длительная эксплуатация при температуре 400…500 0С может вызвать выделение карбидной фазы в дисперсном виде. Кратковременный нагрев на эту же температуру при сварке к таким изменениям фазового состояния не приводит.

Таким образом, закалка сварных соединений высоколегированных аустенитных сталей является рациональной операцией, если сварные соединения не эксплуатируются в коррозионно-активных средах при температуре 500…650 0С.

Аустенитные стали целесообразно применять для конструкций, работающих при низких температурах, так как они обладают высокой хладостойкостью и сохраняют ударную вязкость. Наиболее высокую вязкость аустенитных сталей при гомогенном состоянии можно достичь аустенитизацией – закалкой с 1050…1150 0С.

Аустенитный металл шва при одинаковом или отличающемся химическом составе металла шва и основного металла, как правило, имеет более низкую вязкость и хладостойкость, чем свариваемая сталь. Это связано с особенностями кристаллического строения металла шва. Из-за отсутствия перекристаллизации при охлаждении после сварки металл шва имеет сравнительно крупнокристаллическое транскристаллитное строение. Аустенитизация, повышая гомогенность металла шва, несколько повышает его ударную вязкость и хладостойкость. В то же время высокий отпуск (~ 650 0С), проводившийся для снятия напряжений, а также стабилизирующий отжиг с нагревом до 850 0С ухудшают ударную вязкость и хладостойкость.

В жаропрочных аустентиных сталях, работающих при температурах до 650 0С, наряду с хромоникелевой или хромоникелевомарганцевой основой содержится значительное количество элементов (Mo, V, Nb и др.), образующих карбидную или интерметаллидную упрочняющую фазу. В целях образования карбидной упрочняющей фазы и для стабилизации аустенита в эти стали иногда вводят повышенное количество углерода (до 0,4 %).

Присутствие в стали титана, ниобия, циркония, дающих устойчивые труднорастворимые карбиды, для гомогенизации аустенита при термической обработке требует более высокого нагрева (~ 1200 0С), который может и не обеспечить полного растворения карбидов. Другой особенностью аустенитных жаропрочных сталей, имеющей значение при термической обработке, является высокая температура (700…800 0С) нагрева – старения, необходимая для выделения упрочняющей фазы. Для того чтобы при эксплуатации жаропрочные аустенитные стали находились в стабильном состоянии, предэксплуатационной термической обработкой должен быть продолжительный нагрев до температуры на 100…150 0С выше температуры эксплуатации. Эффективно двойное старение – первое при температуре, близкой к температуре эксплуатации (650 0С), а второе – при 800 0С. Проведение старения в две стадии при наличии в стали карбидов различной природы приводит к тому, что в объеме стали создаются локальные неупрочненные карбидами зоны. При нагружении эти зоны становятся зонами релаксации напряжений, что приводит к повышению пластичности и ударной вязкости стали.

Некоторую стабилизацию свойств может дать старение при 650…900 0С в течение 3…5 ч без предварительной аустенитизации. Однако в этом случае сохраняется неоднородность свойств сварного соединения и не гарантируется отсутствие локальных разрушений при эксплуатации.

Сварные соединения жаропрочных аустенитных сталей на неответственных конструкциях и конструкциях с большим запасом прочности можно эксплуатировать без всякой термической обработки после сварки. Естественно, при этом не будут использованы все возможности жаропрочных аустенитных сталей, как по уровню свойств, так и по их стабильности при эксплуатации и однородности в зоне сварки.

12.5	Термическая обработка сварных соединений

низкоуглеродистых сталей

Низкоуглеродистые нелегированные стали термической обработке не подвергаются. В некоторых случаях в целях измельчения зерна, снятия следов наклепа, улучшения обрабатываемости резанием эти стали подвергают нормализации. При нормализации также улучшается их хладостойкость. Вопрос о термической обработке сварных соединений этих сталей является более сложным. Рациональной термической обработкой для них является нормализация и высокий отпуск. Назначение того или иного вида термической обработки или отказ от нее определяются многими условиями – толщиной свариваемых элементов, условиями сварки, назначением и условиями работы изделия.

Нормализация сварных соединений может обеспечить некоторое улучшение свойств вследствие перекристаллизации и измельчения зерна, поэтому термообработка рациональна при однослойной сварке под флюсом металла большой толщины, при электрошлаковой сварке, при ручной дуговой сварке электродами со стержнем диаметром 5…6 мм. Нормализация улучшает микроструктуру металла шва и ЗТВ, повышает вязкость металла этих зон и их хладостойкость. Нормализация рациональна при нагреве всего изделия. Локальный нагрев для нормализации только зоны сварного соединения может привести к созданию остаточных напряжений растяжения в этой зоне, не меньших остаточных напряжений, возникающих после сварки. Уменьшать скорость охлаждения при нормализации нерационально, так как это не позволяет обеспечивать требуемый эффект – измельчение зерна.

Высокий отпуск сварных соединений низкоуглеродистых сталей не изменяет структурного состояния металла. Его назначение состоит в снижении уровня остаточных сварочных напряжений, которые при эксплуатации могут оказать отрицательное влияние на работоспособность конструкции. Высокий отпуск может быть как локальным, так и общим, скорость охлаждения после локального отпуска желательно ограничить, чтобы снизить величину остаточных напряжений, связанных с локальностью нагрева.

Одним из важнейших условий, определяющих необходимость проведения термической обработки сварных соединений из низкоуглеродистых сталей, является контактирование их со средами, способными вызвать коррозионное растрескивание (щелочи, наводораживающие среды). Склонность к коррозионному растрескиванию сварных соединений низкоуглеродистых незакаливающихся сталей определяет наличие упругих или пластических деформаций металла, вызванных внешними или внутренними напряжениями, а чаще их суммой. Внешние напряжения можно изменять, регулируя нагрузку на изделие, а внутренние – технологией сварки либо отпуском после сварки.

Роль технологии сварки может быть различной. Подогрев перед сваркой или в процессе сварки уменьшает градиент температур между зоной сварного соединения и основным металлом и тем самым понижает величину остаточных сварочных напряжений. Многослойная сварка небольшими валиками будет способствовать снижению уровня остаточных напряжений, потому что при сварке каждого последующего слоя будет происходить нагрев предыдущих и, соответственно, снижение остаточных напряжений. Важно также, при какой температуре окружающего воздуха осуществлялась сварка – низкая температура будет приводить к увеличению температурного градиента и росту остаточных напряжений. Значение имеет и скорость охлаждения после сварки – уменьшение скорости охлаждения с помощью теплоизоляции сварного соединения будет способствовать снижению уровня остаточных напряжений. К снижению скорости охлаждения будет вести увеличение погонной энергии при сварке (при прочих равных условиях). Поэтому проведение термической обработки зависит от технологии сварки.

Для назначения технологии термической обработки имеет значение содержание углерода в стали и толщина свариваемого металла. Рабочие и остаточные напряжения, как уже отмечалось, повышаются с увеличением содержания углерода, величина напряжений также растет с увеличением толщины свариваемости металла, что соответственно увеличивает необходимость проведения отпуска после сварки. Ориентировочные режимы термической обработки сварных соединений приведены в табл. 8…11.

Таблица 8 – Режимы термической обработки сварных соединений

из стали 10, работающих вне сред, вызывающих

коррозионное растрескивание

| Вид сварки | Температура, 0С | Термообработка, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| До 25 | Любая | Любая | Отсутствует | Не требуется |
| 25…45 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -15 | Отсутствует | То же |
|  |  | Ниже -15 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями более 8 мм, электрошлаковая | Выше -15 | Отсутствует | То же |
|  |  | Ниже -15 | Отсутствует | Отпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
| Более 45 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями более 8мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 600 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  | Электрошлаковая | Любая | Отсутствует | Нормализация |

Таблица 9 – Режимы термической обработки сварных соединений

из стали 10, работающих в средах, вызывающих

коррозионное растрескивание

| Толщина свариваемого металла, мм | Вид сварки | Температура, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| До 14 | Любая | Любая | Отсутствует | Не требуется |
| 14…25 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -5 | Отсутствует | То же |
|  |  | Ниже -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом в 1…2 слоя | Выше -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
|  |  | Ниже -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
| 26…40 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 100 | Не требуется |
|  |  | Ниже -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями 8 мм и более | Выше -5 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже -5 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 150 | Отпуск при 550 ºС |
| Более 40 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Отпуск при 550 ºС |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями 8 мм и более | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Отпуск при 550 ºС |

Таблица 10 – Режимы термической обработки сварных соединений из

сталей 20 и Ст3сп, работающих вне сред, вызывающих

коррозионное растрескивание

| Толщина свариваемого металла, мм | Вид сварки | Температура, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| До 20 | Любая | Любая | Отсутствует | Не требуется |
| 20…40 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями более 8 мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
| Более 40 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 550 ºС |
|  |  |  | 250 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Не требуется |
|  | Автоматическая под флюсом со слоями более 8 мм | Выше -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Не требуется |
|  |  | Ниже -10 | Отсутствует | Отпуск при 650 ºС |
|  |  |  | 250 | Отпуск при 550 ºС |

Таблица 11 – Режимы термической обработки сварных соединений

из сталей 20 и Ст3сп, работающих в средах, вызывающих

коррозионное растрескивание

| Толщина свариваемого металла, мм | Вид сварки | Температура, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| До 12 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше 0 | Отсутствует | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 550 °С |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  | Любая в 1…2 слоя | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 550 °С |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 200 |  |

Продолжение табл. 11

| Толщина свариваемого металла, мм | Вид сварки | Температура, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| 13…20 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 550 °С |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
| 13…20 | Любая в 1…2 слоя | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 150 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
| 21…35 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 200 | Не требуется |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 200 | Отпуск при 550 °С |
|  | Любая в 1…4 слоя | Выше 0 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 200 | Отпуск при 550 °С |
|  |  | Ниже 0 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 250 | Отпуск при 550 °С |
| Более 35 | Многослойная с валиками высотой до 4 мм | Выше 5 | Отсутствует | Отпуск при 600 °С |
|  |  |  | 250 | Отпуск при 550 °С |
|  |  | Ниже 5 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 250 | Отпуск при 550 °С |
|  | Слоями более 7 | Выше 5 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 300 | Отпуск при 600 °С |
|  |  | Ниже 5 | Отсутствует | Отпуск при 650 °С |
|  |  |  | 300 | Отпуск при 600 °С |

12.6	Термическая обработка сварных соединений

низколегированных сталей для строительных конструкций

Термическую обработку сварных соединений из низколегированных сталей для строительных конструкций в ряде случаев проводят не только в целях снятия остаточных сварочных напряжений, но и для устранения последствий влияния сварочного нагрева на фазовое состояние и структуру ЗТВ, а в некоторых случаях и улучшения структуры металла шва.

По тем изменениям структуры и свойств, которые могут происходить в ЗТВ, низколегированные стали можно разделить на три группы:

- Стали, у которых при сварке в ЗТВ может произойти образование элементов неравновесных структур (бейнита и мартенсита), обусловливающих некоторое упрочнение этих участков и снижение их пластичности, ударной вязкости и хладостойкости.

- Стали, у которых достигнутый комплекс свойств связан с упрочнением дисперсной фазой (карбидами, нитридами).

- Стали, у которых свойства определяются очень мелкозернистым строением и наличием дисперсной упрочняющей фазы.

К первой группе относятся стали, легированные 1,3…1,8 % Мn, а иногда и до 0,9 % Сг. Несмотря на низкое содержание углерода (0,12…0,18 %), в участках ЗТВ таких сталей, нагревавшихся выше 1000 0С с последующим относительно быстрым охлаждением, в результате теплоотвода в холодный основной металл происходит образование элементов неравновесных структур. Об образовании элементов неравновесных структур свидетельствует более высокая твердость ЗТВ (НВ 220…240) по сравнению с ЗТВ нелегированных сталей (до НВ 180) даже с более высоким содержанием углерода.

К этой группе относятся стали 10Г2, 09Г2С, 09Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД, 17Г1С, 14ХГС и др. Назначение термической обработки сварных соединений (табл. 12) – создание условий для распада элементов неравновесных структур и восстановление свойств в ЗТВ свариваемой стали. Такой обработкой является высокий отпуск, который может быть полезен с той же целью и для металла шва, если он выполнен электродами или проволоками, дающими металл с повышенным содержанием марганца (более 0,9 %), например УОНИ-13/65, хрома (более 0,6 %) и молибдена (0,15 %), например проволока Св-08ХМ, Св-08МХ. В определенной мере необходимость термической обработки сварных соединений рассматриваемых сталей связана с толщиной свариваемого металла, условиями сварки и условиями эксплуатации сварной конструкции – рабочей температурой и наличием сред, способных вызвать коррозионное растрескивание (см. табл. 12).

Таблица 12 – Режимы термической обработки сварных соединений

низколегированных низкоуглеродистых сталей

для сварных строительных конструкций

| Рабочая среда | Толщина свариваемого металла, мм | Температура, 0С |  | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха при сварке | подогрева |  |
| Коррозионно-активная | До 25 мм | Выше -20 | - | - |
|  |  | Ниже -20 | 150 | - |
|  | Более 25 мм | Выше -10 | 150 | - |
|  |  | Ниже -10 | 150 | Отпуск при 600 0С |
| Вызывающая коррозионное растрескивание | До 25 | Не ниже -10 | 150 | То же |
|  | Более 25 | Не ниже 0 | 250 | - « - |

Комплекс свойств сталей второй группы достигается выделением дисперсной упрочняющей фазы карбидов или карбонитридов. К этой группе относятся стали 15Г2АФ, 17Г2САФ, 12Г2ФАЮ и др. Дисперсная упрочняющая карбидонитридная фаза, обусловливающая повышение прочности в результате влияния на ограничение роста зерна, приводит также к повышению вязкости и хладостойкости.

Высокий комплекс свойств сталей третьей группы – малоперлитных и бейнитных (и те и другие – с регулируемой прокаткой) достигается за счет эффекта термомеханического упрочнения, обеспечивающего очень мелкозернистую структуру, и эффекта упрочнения дисперсной карбидной, а возможно, и интерметаллидной фазой.

В ЗТВ всех этих сталей должны происходить укрупнение зерна и коагуляция, а вблизи шва – и растворение упрочняющей фазы. Такие изменения строения в фазовом состоянии сопровождаются изменением свойств – снижением прочности и ударной вязкости ЗТВ. Однако изменение свойств ЗТВ этих сталей при сварке можно свести к минимуму, снижая погонную энергию и увеличивая скорость охлаждения после сварки. Дело в том, что кратковременный нагрев при сварке сталей третьей группы не приводит к существенному растворению упрочняющей фазы, содержащей ванадий, ниобий и молибден (стойких карбидов или карбонитридов), или к их коагуляции.

Сохраняющаяся дисперсная фаза препятствует росту зерна в участках нагрева ЗТВ. Термическая обработка сварных соединений сталей этой группы не производится. Некоторое улучшение свойств сварных соединений, и то только сталей 15Г2АФ, 17Г2САФ, 12Г2АФЮ, может быть достигнуто при нормализации, но только для всего изделия. При локальном нагреве зоны сварного соединения может произойти существенное ухудшение свойств в участках перехода от нагретой зоны к холодному металлу за счет коагуляции карбидной фазы при длительном нагреве в процессе нормализации.

Для сталей типа 15Г2АФ имеет смысл проводить локальный высокий отпуск при температуре 500 0С, так как в ЗТВ этих сталей могут образовываться элементы неравновесных структур. Температура отпуска должна быть ограничена указанным значением, потому что при более высоком нагреве может произойти коагуляция дисперсной упрочняющей фазы.

Для повышения эффективности использования металла применяют некоторые низколегированные строительные стали в термически улучшенном состоянии – после закалки и высокого отпуска.

Это позволяет примерно на 15 % повысить прочность стали и, соответственно, уменьшить металлоемкость конструкций. Такой обработке подвергают стали 17Г1С, 16ГС, 30ХГСА, 30ХГСНА и др. При сварке этих сталей нагрев металла в околошовной зоне приводит к разупрочнению участка, подвергавшегося нагреву выше температуры 550 0С. Послесварочной термической обработкой, восстанавливающей свойства ЗТВ таких сварных соединений, может быть только полная термическая обработка – закалка с высоким отпуском. Режим должен быть аналогичен режиму ранее проводившейся термической обработки свариваемой стали. Высокий отпуск сварных соединений в рассматриваемом случае не может привести к восстановлению свойств разупрочненного участка ЗТВ. Высокий отпуск сварных соединений термоупрочненных сталей может быть целесообразен только в целях снижения уровня остаточных напряжений (например, при сварке изделий большой толщины) и распада неравновесных структур в участке ЗТВ, нагревавшемся при сварке выше 900 0С (особенно при сварке сталей с повышенным содержанием углерода и легирующих элементов: 30ХГСНА, 30ХГСА, 20ХГСА и др.). Температура высокого отпуска сварных соединений не должна быть выше температуры отпуска при термической обработке свариваемой стали.

При сварке термоулучшенных сталей большое значение имеет скорость сварки. Размер разупрочненного участка будет уменьшаться с увеличением скорости сварки. При этом, в зависимости от свойств свариваемой стали и сечения свариваемого изделия, размеры разупрочненного участка меньше определенной величины не будут приводить к понижению прочности сварного соединения вследствие эффекта контактного упрочнения прилежащими участками металла с повышенной прочностью.

Существенное влияние на уменьшение размеров зоны и степени разупрочнения может оказать регулирование термического цикла сварки за счет сопутствующего охлаждения.

12.7	Термическая обработка сварных соединений

низколегированных теплоустойчивых сталей

Низколегированные теплоустойчивые стали, как правило, содержат до 0,2 % С, 1…2 % Сг (только стали типа 15Х5М содержат до 6 % Сг – в целях повышения сопротивления коррозии), до 0,5 % Мо и до 0,3 % V (12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х5М). Состав этих сталей обусловливает некоторые особенности структурных превращений в ЗТВ при сварке и некоторые особенности их термической обработки (табл. 13).

Таблица 13 – Режимы термической обработки сварных соединений

низколегированных теплоустойчивых сталей

| Сталь | Тип металла шва | Толщина сваривае-мого металла, мм | Темпера- тура подогрева, ºС | Термообработка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12МХ 15ХМ | 09МХ | ≤10 11…25 >25 | – 150 200 | Отпуск при 680…710 ºС в течение 1ч. Нормализация при 930…950ºС в течение 0,25 ч. Отпуск при 680…710 ºС в течение 1ч. То же, в течение 1,5 ч. | Отпуск локальный или целиком изделия, нормализация всего изделия |
| 12Х1МФ 15Х1М1Ф | 09Х1МФ | ≤10 11…25 >25 | 150 200 250 | Отпуск при 720…740 ºС в течение 3 ч. То же, в течение 3…4 ч. То же, в течение 4 ч. | Допускается общая нормализация с нагревом до 980 ºС в течение 0,25…0,5 ч после прогрева |
| 15Х5М | 10Х5МФ | ≤10 11…25 >25 | 200 250 300…350 | Отпуск при 740…760 ºС в течение 3 ч. То же, в течение 3…4 ч. То же, в течение 5 ч. | Отпуск локальный или целиком изделия |

Особенности превращений в ЗТВ связаны с тем, что входящие в сталь легирующие элементы повышают устойчивость образующегося при нагреве аустенита, приводя тем самым его к распаду при охлаждении в области низких температур с образованием дисперсных и частично неравновесных структур распада. В связи с этим твердость металла в ЗТВ этих сталей заметно повышается и может доходить до НВ 350. Поэтому отпуск сварных соединений этих сталей необходим не только для снижения уровня сварочных напряжений, но и для распада неравновесных структур, снижения твердости и повышения ударной вязкости в целях снижения опасности хрупких разрушений этих соединений.

Легирование сталей хромом, молибденом и ванадием приводит к образованию карбидов с повышенной устойчивостью к растворению, поэтому при кратковременном сварочном нагреве эти карбиды растворяются в более нагретых областях ЗТВ, чем карбиды большей части низколегированных строительных сталей, что делает участок с повышенной твердостью более узким у низколегированных теплоустойчивых сталей по сравнению с низколегированными строительными. Этот же эффект определяется более высокими значениями критических температур у рассматриваемых сталей. Повышение критической температуры Aс1 предопределяет более высокую температуру отпуска при термической обработке низколегированных теплоустойчивых сталей (730…7400С), чем в углеродистых нелегированных и низколегированных сталях для строительных конструкций (550…650 0С).

Низколегированные теплоустойчивые стали чаще применяют в термически обработанном состоянии: после нормализации с высоким отпуском и, реже, после закалки с отпуском. В процессе такой термической обработки перед сваркой в сталях создается мелкозернистое строение с равномерно распределенными мелкими частицами карбидов. Естественно, что сварка портит структуру стали в ЗТВ: в областях, прилежащих к сплавлению, растут зерна и появляются элементы неравновесных структур в области, нагревавшейся выше 900 0С. В участках, нагревавшихся до более низких температур (700…900 0С), происходит укрупнение карбидных выделений и некоторое снижение прочности.

В связи с этим полезно (там, где можно) восстанавливать свойства сварных соединений путем нормализации с высоким отпуском. Однако такая обработка может быть рациональной только в том случае, если нагреву подвергается все изделие. При локальном нагреве нормализация может привести к ухудшению строения и свойств переходного участка между нагревавшейся областью и оставшимся ненагретым металлом.

Значение термической обработки не ограничивается только воздействием на строение и свойства ЗТВ сварных соединений низколегированных теплоустойчивых сталей, она имеет значение и для улучшения свойств металла шва при сварке таких сталей электродами, дающими металл шва (типа 09МХ, 09Х1МФ, 10Х1М1НФБ), по составу близкий к свариваемой стали. На строение металла шва лучше всего влияет нормализация, обеспечивающая перекристаллизацию и измельчение зерна. Высокий отпуск пригоден только для локального нагрева, так как и в ЗТВ, и в металле шва приводит к распаду неравновесных структур, снижению твердости и уровня остаточных напряжений, повышению ударной вязкости.

Для сталей 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х5М при толщине металла более 20 мм нагрев до 400 0С ведут со скоростью до 300 0С/ч, охлаждение после сварки до 300 0С – со скоростью до 300 0С/ч. Термическая обработка должна производиться не более чем через 3 суток после сварки сталей 12Х1М и 15Х1М1Ф всех толщин и не более чем через сутки после сварки стали 15Х5М всех толщин.

12.8  Термическая обработка сварных соединений

высоколегированных хромистых сталей

Высоколегированные хромистые стали содержат от 11 до 28 % Сг. Термическая обработка сварных соединений этих сталей определяется фазовым и структурным состоянием ЗТВ и металла шва после сварки, которое зависит, в основном, от содержания в стали хрома, углерода и никеля. Некоторое значение может иметь дополнительное легирование стали небольшими количествами молибдена, вольфрама, ванадия, ниобия и других элементов.

О процессах, которые могут протекать в высокохромистых сталях при нагреве и охлаждении, и, соответственно о фазовом и структурном состоянии металла ЗТВ и шва можно судить по диаграммам состояния многокомпонентных сплавов, что довольно сложно. Нужно учитывать, что в сплавах железа с углеродом увеличение содержания хрома ведет к сужению γ-области. В безникелевых высокохромистых сталях в условиях сварочного нагрева может протекать α ↔ γ-превращения, поэтому структура может быть частично или полностью мартенситной, так как при высоком содержании легирующих элементов в свариваемой стали или в металле шва γ→α-превращение при охлаждении, как правило, происходит в области пониженных температур (ниже Мн) с образованием мартенсита (полностью или частично).

Сплавы, которые при нагреве не претерпевают α → γ-превращения, остаются ферритными. Особенность однофазных ферритных сталей – повышенная склонность к росту зерна. Даже наличие небольшого количества карбидов практически не препятствует росту зерна. Рост зерна, как правило, сопровождается ухудшением свойств. Для сталей с полным или частичным α↔γ-превращением, у которых в металле шва или ЗТВ может быть значительное количество мартенсита, рациональной операцией термической обработки является отпуск на температуру в пределах стабильного существования α-фазы. Термическая обработка сварных соединений ферритных сталей без α ↔ γ-превращения не может улучшить их свойства. Наоборот, в результате возможного роста зерна даже при высоком отпуске свойства могут ухудшаться.

При термической обработке сварных соединений высокохромистых сталей необходимо считаться и с другими обстоятельствами. Высокое содержание хрома и других легирующих элементов снижает теплопроводность сталей, а это ведет к увеличению градиента температуры по сечению, сопровождающемуся ростом временных напряжений при нагреве и остаточных – при охлаждении. Уменьшение градиента температур по сечению может быть достигнуто снижением скорости нагрева и охлаждения при термической обработке. Однако ферритные и полуферритные хромистые стали при медленном нагреве в интервале 470…500 0С могут охрупчиваться. Поэтому в этом интервале температур нагрев и охлаждение сталей, чувствительных к отпускной хрупкости второго рода, не должны происходить с низкими скоростями.

При термической обработке сварных соединений высокохромистых сталей необходимо также учитывать назначение и условия работы конструкции. Для теплоустойчивых высокохромистых сталей термическая обработка должна обеспечить требуемые от конструкции жаропрочность и жаропластичность. Для этого сварные соединения жаропрочных высокохромистых сталей чаще всего подвергают отпуску при 720…770 0С.

Если конструкция из высокохромистых сталей работает в коррозионно-активных средах, то для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии проводят стабилизирующий отжиг. Однако стабилизирующий отжиг при 850…900 0С, обычный для аустенитных сталей, может привести к ухудшению механических свойств и стойкости к межкристаллитной коррозии высокохромистых сталей в связи с активным выпадением при этой температуре избыточных фаз. Для высокохромистых сталей, работающих в коррозионно-активных средах, применяют либо отпуск при 710…750 0С, либо гомогенизацию при нагреве в пределах 1000…1100 0С.

Таким образом, термическая обработка сварных соединений высокохромистых сталей определяется многими факторами и, прежде всего, структурами свариваемой стали и металла шва, назначением и условиями работы конструкции (табл. 14).

Таблица 14 – Режимы термической обработки сварных соединений

высокохромистых сталей

| Сталь | Структура | Тип металла шва | Температура подогрева, ºС | Термо- обработка | HV, МПа, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Х13 15Х11МФ 18Х11МНФБ | Мартенсит | 10Х13 06Х14 12Х11МНФ 12Х11ВНМФ | 300 | Отпуск при 680…760 ºС То же, при 740…770 ºС То же | 5000/2000 4000/2000 4500/2000 |
| 12Х13 15Х12ВНМФ 14Х17Н2 | Мартенсит + +феррит | 10Х13 06Х14 Аустенит 12Х17, 12Х13 | 250…350 | Отпуск при 700…750 ºС или отжиг при 880 ºС Отпуск при 700…750 ºС То же | 4000/1800 4500*/2000 4000/1800 |
| 08Х13 08Х17ТТ 15Х25Т | Феррит | 12Х13 12Х17 Аустенит | 200 | – – – | 2000/– 2300/– 2500/– |
| 08Х22Н6Т 08Х21Н6М2Т | Феррит + +аустенит | Аустенит Аустенит | 150 | – – | 2500/– 2500/– |

Примечание. В числителе – твердость до термической обработки, в знаменателе – после термической обработки.

*  Твердость ЗТВ.

13  НАПЛАВКА И НАПЛАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наплавка занимает важное место в современной технике и технологии восстановления изношенных и упрочнения новых деталей. Применение наплавки позволяет значительно повысить надежность узлов и деталей со специальными свойствами. Наплавка – это процесс нанесения на поверхность детали слоя нужной толщины и нужных свойств, отличающихся от свойств детали. Наплавленный слой может обладать, например, повышенной износостойкостью, антикоррозийностью, антифрикционностью.

Область применения наплавки: различные прокатные валки сталепрокатных станов наплавляются новыми, перед запуском в эксплуатацию (проволокой ЗХ2В8); уплотнительные поверхности задвижек пара и воды – наплавляются новым хромоникелевым сплавом; поршни и штоки гидравлики горных машин – наплавляются в процессе изготовления бронзовой (антифрикционной) проволокой Бр. КМЦ-3-1; крестовины железнодорожных путей; опорные ролики рольгангов, тележек, тракторов и экскаваторов (гусеничных); колеса мостовых кранов, штампы вырубные; выхлопные клапаны автомобильных двигателей (слоем Х20Н80Т – нихром); ножи плужных лемехов; детали экскаваторов и землесосов; засыпные аппараты доменных печей; режущий инструмент и т. д.

Перечисленная номенклатура показывает важность наплавочных процессов.

13.1  Износостойкий наплавленный металл.

Особенности строения и свойства

Наплавка рабочих поверхностей изделий твердосплавными покрытиями разного состава и строения производится, как правило, в целях повышения сопротивляемости абразивному изнашиванию. Наносят такие покрытия чаще всего методами ручной и механизированной дуговой, плазменно-дуговой и, реже, газоплазменной наплавкой. Твердосплавные покрытия обычно представляют собой высокоуглеродистые сплавы на основе железа, по составу и строению они близки к инструментальным сталям и чугунам. Реже применяют материалы с невысоким содержанием углерода (0,4…0,7 %).

В последние годы в целях повышения износостойкости стали применять материалы на никелевой основе для поверхностного армирования методами плазменного и газоплазменного напыления и плазменно-дуговой наплавки. Условия воздействия на металл абразивной среды и разрушение его металлической поверхности предопределяют необходимый состав, микростроение, фазовое состояние и свойства наплавленного металла.

В зависимости от размеров и свойств абразивных частиц, а также характера воздействия абразива на поверхность металла (трение по монолитному абразиву, трение по сыпучему абразиву, ударно-абразивное изнашивание и др.) разрушение металла может быть связано с внедрением в него абразива и последующим процессом микрорезания или процессом деформирования, наклепа и разрушения наклепанного металла. При ударно-абразивном изнашивании также может иметь место хрупкое разрушение металла поверхности. Многократное воздействие на металлическую поверхность абразива способно вызвать усталостное разрушение. Однако во всех отмеченных случаях первоначальным актом, приводящим к разрушению, является внедрение абразива в поверхность металла.

Для противодействия такому воздействию абразивной среды металл должен иметь твердую составляющую. Такой составляющей в металле могут быть карбиды, бориды, карбобориды, карбонитриды, интерметаллические соединения, а в ряде случаев эти функции в определенной степени может выполнять мартенсит. Естественно, что твердые частицы карбидов и других соединений для наиболее эффективного использования должны прочно удерживаться матрицей – основой сплава. Однако матрица сплава должна не только хорошо удерживать твердые частицы, но и вносить свой вклад в обеспечение противодействия абразиву и повышение износостойкости. Матрицей, которая вносит свой вклад в повышение износостойкости, является мартенсит. Свойства мартенситной матрицы зависят от содержания в ней углерода. Низкоуглеродистый мартенсит будет иметь пониженную износостойкость, но благодаря высокой по сравнению с высокоуглеродистым мартенситом вязкости будет лучше удерживать включения твердых износостойких частиц и обеспечивать повышение сопротивления ударным нагрузкам, характерным при ударно-абразивном изнашивании. При повышении содержания углерода в мартенсите износостойкость при трении по абразиву будет непрерывно повышаться. При ударно-абразивном изнашивании повышение износостойкости будет происходить только до определенного содержания углерода в мартенсите, после чего будет снижаться. В нелегированных сталях с содержанием углерода примерно до 1,2 % после закалки и низкого отпуска свободных карбидов в структуре практически нет, и изменение содержания углерода в стали изменяет содержание углерода в мартенсите, что позволяет судить об износостойкости мартенситной матрицы.

После высокого отпуска закаленных сталей их структурное состояние характеризуется ферритной матрицей с карбидами. Повышение содержания углерода в стали в этом случае является показателем увеличения количества карбидной фазы. Износостойкость ферритной матрицы существенно ниже, чем мартенситной, особенно при ударно-абразивном изнашивании, где большое значение имеет сопротивление материала ударному внедрению в металл абразива. Увеличение количества карбидов более эффективно влияет на износостойкость при трении по абразиву и менее эффективно – при ударно-абразивном изнашивании.

Влияние содержания углерода в наплавленном металле при абразивном и ударно-абразивном изнашивании связано с характером разрушения изнашиваемой поверхности. При абразивном изнашивании скольжению или трению по абразиву особое значение имеет сопротивление металла внедрению и перемещению внедренной абразивной частицы. Этот комплекс характеристик определяется сопротивлением металла упругим и пластическим деформациям (силовой показатель). Показательной характеристикой свойств при этом может быть твердость металла и твердость его отдельных фазовых составляющих. Хотя не всегда твердость может однозначно характеризовать стойкость наплавленного металла против абразивного изнашивания. Например, при одинаковой твердости металла в мартенситном и мартенситно-карбидном состояниях износостойкость в последнем состоянии будет выше.

При ударно-абразивном изнашивании важное, а иногда и определяющее значение приобретает энергетический показатель свойств металла, связанный с его сопротивлением динамическому воздействию абразива. В этом случае рост силового показателя свойств металла, например твердости, не свидетельствует о росте износостойкости, если при этом одновременно не будет возрастать энергетический показатель разрушения.

Показателем стойкости против ударно-абразивного изнашивания может быть сочетание силового и энергетического показателей свойств (прочности и вязкости). Например, при скольжении по абразиву более износостойкими являются стали после закалки и низкого отпуска (более твердые и менее вязкие), а при ударно-абразивном износе – стали после закалки и высокого отпуска (менее твердые и более вязкие).

Кроме мартенсита и феррита, матрицами износостойкого наплавленного металла могут быть аустенит и ледебурит. Аустенитная матрица имеет ряд преимуществ перед ферритной. Аустенит более вязкий и прочный и лучше удерживает твердые частицы карбидов и других выделений. Кроме того, аустенит может быть полностью или частично неустойчивым (нестабильным) и претерпевать превращение в мартенсит при пластической деформации, сопровождающей процесс изнашивания, что приведет к дополнительному повышению износостойкости как при трении по абразиву, особенно при повышенном давлении на абразив, так и при ударно-абразивном изнашивании.

Для износостойкого наплавленного металла особенно благоприятно, когда при изнашивании имеющийся в матрице аустенит частично сохраняется, а частично превращается в мартенсит (30…50 %). Это позволяет при сохранении вязкости сплава повысить его износостойкость.

Ледебурит может быть матрицей в высокоуглеродистом легированном наплавленном металле. Назвать ледебурит матрицей можно условно, так как он содержит значительное количество феррита, мартенсита или аустенита. Однако однотипность и относительная однородность позволяют считать его основой, в которой размещаются дополнительные включения твердых фаз, чаще всего карбидов и боридов.

Таким образом, учитывая приведенное ранее о твердых фазах и матрице износостойкого наплавленного металла, можно заключить, что по структурно-фазовому состоянию они могут быть мартенситными (М), мартенситно-карбидными (М+К), ферритно-карбидными (Ф+К), аустенитно-карбидными (А+К), ледебуритно-карбидными (Л+К) и со смешанными матрицами, состоящими из М+А, М+Ф, А+Л, М+Л. Характерные структуры наплавленного металла приведены на рис. 37.

Учитывая, что наплавленный металл используется в работе чаще всего без термической обработки, его структурно-фазовое состояние и износостойкость определяются главным образом содержанием углерода и легирующих элементов.

Структурное состояние износостойкого наплавленного металла определяется его составом. Однако влияние может оказать и технология наплавки (тепловой режим процесса). Увеличение погонной энергии при наплавке, увеличение силы сварочного тока, уменьшение скорости перемещения наплавочного электрода (источника теплоты) приводит к увеличению длительности существования ванночки жидкого металла и уменьшению скорости охлаждения наплавленного металла. То же достигается при предварительном подогреве наплавляемого металла. Такие условия приводят к увеличению размеров кристаллизующихся фаз, например первичных карбидов. В связи с этим условия ведения процесса наплавки должны быть жестко регламентированы во избежание ухудшения свойств наплавленного металла.

а – мартенситно-карбидная;	 б – аустенитно-карбидная;

в – ледебуритно-карбидная; г — ледебуритно-аустенитная;

д – аустенитно-мартенситная с карбидами

Рисунок 37 – Характерные микроструктуры износостойкого

наплавленного металла

13.2  Роль легирования износостойкого наплавленного металла

Как уже отмечалось, износостойкий наплавленный металл является высокоуглеродистым. Введение в такой высокоуглеродистый сплав на железной основе легирующих элементов оказывает двоякое действие. С одной стороны, карбидообразующие легирующие элементы участвуют в образовании карбидной фазы и часто определяют ее характер. Ряд элементов образует бориды, карбобориды, карбонитриды. Наибольшее значение для формирования свойств наплавленного металла имеют карбиды. С другой стороны, легирующие элементы влияют на характер и свойства матрицы сплава. Влияние на характер матрицы связано, главным образом, с изменением устойчивости аустенита и изменением продуктов распада при его охлаждении после наплавки. Кроме того, легирующие элементы на диаграмме состояния «железо – углерод» сдвигают влево критические точки эвтектоидного и эвтектического превращений и способствуют образованию чугунов при меньшей концентрации углерода, чем это показано на диаграмме состояния «железо – углерод». Таким образом, легирование может обеспечить получение мартенситной, аустенитной и ледебуритной матриц, а также матриц из смесей указанных фаз. Важно и то, что, регулируя легирование качественно и количественно, можно весьма благоприятную аустенитную матрицу сделать стабильно аустенитной и частично нестабильной, способной к частичному превращению в мартенсит при деформации поверхностных слоев, сопровождающей изнашивание.

Влияние легирующих элементов на износостойкость в результате изменения природы карбидной фазы или других твердых частиц связано с изменением их твердости и сопротивления разрушению.

Значение твердости карбидов для стойкости против абразивного изнашивания связано с условиями взаимодействия их с частицами абразива. При малых давлениях в условиях скольжения металла по абразиву (или абразива по металлу) абразив будет вдавливаться в металлическую поверхность и затем царапать ее при скольжении. Чем выше твердость карбидов, тем сильнее они будут противодействовать вдавливанию и, соответственно, менее глубокими будут царапины.

Твердость карбидов железа находится на уровне твердости кварца, и они не могут оказать активного сопротивления этому абразиву. Наиболее эффективным для таких условий изнашивания должно быть легирование высокоуглеродистой стали бором, когда наличие высокого содержания углерода приведет к образованию соединения B4С. При малом содержании углерода легирование бором должно быть менее эффективным, так как в этом случае могут образоваться бориды легирующих элементов. При этом наименее эффективным является введение бора в низкоуглеродистые высокохромистые сплавы, потому что борид хрома имеет минимальную твердость по сравнению с другими боридами.

В безборидных сплавах с твердыми частицами карбидов наиболее эффективно легирование вольфрамом и титаном, дающими наиболее твердые карбиды.

При воздействии абразивных частиц на твердые составляющие сплавы (карбиды, бориды и др.) большое значение имеют свойства матрицы, в которой эти карбиды расположены. С ростом прочности матрицы будет повышаться ее сопротивление изнашиванию при трении по абразиву, что приведет к более продолжительному противодействию абразиву твердых частиц сплава, так как, если матрица будет плохо противостоять изнашиванию при ее износе, карбиды или бориды будут оголяться и вываливаться. С другой стороны, чем прочнее матрица, тем сильнее она будет сопротивляться вдавливанию карбида под действием давящих на него абразивных частиц. Такое значение матрицы будет возрастать с ростом давления абразива на поверхность металла.

При повышении давления абразива на поверхность металла, особенно при ударно-абразивном износе, с повышением роли динамической составляющей влияние легирующих элементов и роль твердых частиц сплава изменяется. При высоких давлениях, особенно при ударно-абразивном изнашивании, с повышением энергии удара будет увеличиваться роль хрупкости сплава и его фазовых составляющих. Наиболее твердые составляющие, которые чаще всего являются наиболее хрупкими, будут разрушаться – крошиться, в результате чего они потеряют способность сопротивляться действию на металл абразивных частиц.

Наиболее стойкими при отсутствии ударов являются спеченный карбид вольфрама (релит) и борсодержащие высокоуглеродистые сплавы. При увеличении энергии удара все борсодержащие сплавы быстро теряют свою износостойкость. Однако борсодержащий сплав с низким содержанием углерода 12Х7В13Р с увеличением энергии удара лучше сохраняет износостойкость, чем сплавы с высоким содержанием углерода: 32Х25С2ГР, 32Х23С2ГРТ, 35Х15Г3Р. Наилучшим образом сохраняют износостойкость при значительном повышении энергии удара вольфрамсодержащие сплавы (13…15 % W) с умеренным содержанием углерода (0,9…1,6 %). Безвольфрамовые сплавы с таким же содержанием углерода хуже сохраняют износостойкость при увеличении энергии удара.

Помимо карбидной и боридной фаз, на износостойкость рассмотренных сплавов влияет и их матрица. Для сплавов 32Х25С2ГР, 32Х23С2ГРТ, 32Х15ГЗР матрица ледебуритная, что объясняет их низкую ударостойкость и высокую износостойкость при отсутствии ударов. Наилучшую ударостойкость и износостойкость обеспечивает аустенитно-мартенситная матрица с карбидами вольфрама сплавов 30Х4В17Ф, 13Х14В13Ф2. Замена в этой матрице карбидов вольфрама на карбид хрома (сплав 15Х15М2АТ) снижает стойкость против ударно-абразивного износа. Еще сильнее снижает стойкость против ударно-абразивного износа появление боридов в аустенитно-мартенситной матрице (сплав 12Х7В13Р).

Помимо карбидообразующих элементов и бора, в износостойкий наплавленный металл вводят некарбидообразующие никель и кремний. Никель вводят обычно немного, для повышения вязкости феррита или аустенита и повышения устойчивости матрицы против действия ударных нагрузок. Кремний в износостойком наплавленном металле упрочняет матрицу и тем самым позволяет повысить износостойкость сплава при отсутствии ударных нагрузок.

13.3  Металловедение сварки чугуна

Чугун — это сплав железа с углеродом, в отличие от стали содержит много углерода, практически 2…5%, и некоторое количество марганца, серы, фосфора. Специальные чугуны имеют легирующие добавки: никель, молибден, хром, ванадий и др.

Свариваемость чугуна — при оценке по физической свариваемости его следует отнести к группе хорошо свариваемых материалов, а при оценке по технологической свариваемости, когда требуется сварное соединение без снижения качества основного металла и металла шва, чугун является трудносвариваемым сплавом.

Основные причины, ухудшающие свариваемость чугуна:

1  Возможность образования в шве и околошовной зоне хрупких и труднообрабатываемых структур отбела и закалки с очень высокой твердостью.

2  Высокая жидкотекучесть, низкая пластичность, так как отсутствует площадка текучести, которую имеет сталь. Это создает напряженное состояние структуры и приводит к трещинам.

3  Чугун не имеет пластического (тестообразного) состояния, и при достижении температуры плавления мгновенно переходит из твердого состояния в жидкое, а при охлаждении — из жидкого в твердое.

4  Образование пористости за счет большого количества окиси углерода и быстрого затвердевания расплавленного металла, газы не успевают выйти. При содержании в чугуне углерода 4,3%, температура его плавления сравнительно невысокая — 1150°С.

5  «Рост» чугуна, т. е. склонность серого чугуна к необратимому увеличению объема на 3…5%, при нагреве его до 300…500°С приводит к деформациям, иногда — к трещинам.

При охлаждении чугун (как вода) расширяется. Повышенная склонность чугуна к образованию хрупких структур связана в основном с высоким содержанием в нем углерода. Это явление особенно проявляется при дуговых способах сварки. При локальном нагреве чугуна создается перепад температур в теле, который вызывает термические напряжения.

Технологические трудности сварки чугуна породили множество способов его сварки и их разновидностей, но ни один способ не является вполне удовлетворительным для всех случаев, встречающихся в практике.

Поэтому сварку чугуна применяют только при ремонтных работах и при устранении мелких дефектов в отливках. Накопленный опыт позволяет сделать вывод, что газовая сварка является одним из надежных и несложных способов, позволяющих получить наплавленный металл, по свойствам близкий к основному металлу. Это объясняется термическими процессами при сварке, вероятностью появления в зоне сплавления отбеленного чугуна.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1  Лившиц Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений/ Л.С. Лившиц., А.Н. Хакимов. – М.: Машиностроение, 1989. – 336 с.

2  Бєлкін М.Я. Короткий курс лекцій з дисципліни «Металознавство, теорія і технологія металообробки» / М.Я. Бєлкін, Л.В. Плеханова. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – 72 с.

3  Материаловедение / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 648 с.

4  Технология конструкционных материалов / А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, А.Ф. Вязов и др. – М.: Машиностроение, 2005. – 592 с.

5  Металознавство / О.М. Бялік, В.С. Чернетко, В.Н. Писаренко та ін. – Видавництво «Політехніка», 2002. – 384 с.

6  Кузін О.А. Металознавство та термічна обробка металів / О.А. Кузін, Р.А. Яцюк. – Львів: Афіша, 2002. – 304 с.

7  Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – М: Машиностроение, 1990. – 528 с.

Навчальне видання

БЄЛКІН Михайло Якович

ПЛЕХАНОВА Лідія Валентинівна

КУРС

лекцій з дисципліни

«Металознавство і термічна обробка

зварних з’єднань»

для студентів спеціальності

«7.092301 – Технологія та устаткування зварювання

очної і заочної форм навчання»

(Російською мовою)

Редактор                                 О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка               О.П. Ордіна

197/2007     Підп. до друку                          Формат 60х84/16.

Папір офсетний.     Ум. друк. арк.                   Обл.-вид. арк.

Тираж              прим.       Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313,  м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.2003