Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

"Напряжения и деформации при сварке"

(для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»)

заочного отделения

Утверждено:

на заседании кафедры

сварочного производства

Протокол №8 от 20.12.2000г.

# Краматорск  2001

УДК 624.014:539.4

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Напряжения и деформации при сварке" для студентов специальности   7.092301   "Технология и оборудование сварки"

Заочного отделения /  Сост. Пресняков В.А. - Краматорск:   ДГМА, 2001 - 16 с.

В методических указаниях  содержится  перечень  лабораторных работ, инструкция  по технике безопасности,  приводятся цели работ, общие сведения по изучаемому материалу,  методика  выполнения, описание  лабораторного оборудования,  рекомендации по содержанию, оформлению и объему отчета,  вопросы для самопроверки, список справочной литературы.

Составитель                                            В.А. Пресняков, доц.

Ответственный за выпуск                     В.М. Карпенко, доц.

Лабораторная работа N1

# ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВСТЫК

Цель работы - исследование основных закономерностей распределения                          остаточных сварочных  напряжений в характерных сечениях однопроходного плоского сварного стыкового соединения.

Задачи  работы:

- изучение   распределения  продольных остаточных напряжений по ширине сварного соединения в среднем поперечном сечении;

- - изучение  распределения  поперечных   остаточных напряжений вдоль сварного соединения в продольном сечении по оси шва.

Указания по подготовке к лабораторной работе

Изучить основные положения,  рассмотреть расчетный метод определения сварочных  напряжений  и  подготовить таблицы. Ознакомиться с приборами для измерения напряжений и деформаций.

Основные положения

Анализ механизма развития продольных  деформаций  в  сварном соединении в  процессе  сварки  показывает,  что в средней части соединения вдоль cварного шва возникает так называемая  активная или пластическая зона.  В этой зоне на стадии нагрева интенсивно развиваются продольные пластические деформации сжатия  (укорочения). При  анализе  развития  пластических деформаций в средней полосе пластины с прорезами было показано,  что пластические деформации, протекающие  при  температуре выше 600С, как на стадии нагрева, так и на стадии охлаждения  никакого влияния на формирование поля остаточных напряжений не оказывают. Поэтому, изображая распределение продольных пластических  деформаций  сжатия  на стадии нагрева  в  поперечном  сечении соединения, максимальное значение их ограничивают величиной   = 600оС. На стадии охлаждения  активная  зона  стремится укоротить свою длину в соответствии с падением температуры, но встречает препятствие со стороны менее  нагретых реактивных зон. Именно по этой причине в ней возникают в продольном направлении упругие деформации растяжения, достигающие величины т. В реактивных зонах, исходя из условия равновесия продольных внутренних усилий, будут  возникать упругие деформации сжатия, величина которых меньше -т, поскольку сечение реактивной зоны больше сечения активной  зоны.

Если считать  справедливой гипотезу плоских сечений для продольных деформаций в стыковом соединении, то становится очевидным образование в  активной зоне на стадии охлаждения продольных пластических деформаций удлинения. Для тех точек активной зоны, у которых пл.сж  =    600, должно соблюдаться следующее равенство после охлаждения:

т+ р+пл =   600                                       (1)

На стадии  охлаждения сварного соединения продольные пластические деформации  удлинения  частично  компенсируют пластические деформации укорочения,  которые  образовались на стадии нагрева. Остающиеся в соединении  некомпенсированные  продольные  пластические деформации укорочения в активной зоне являются причиной образования остаточных напряжений. Точнее говоря, причиной образования  в сварном соединении остаточных напряжений является неравномерность распределения  по  поперечному  сечению соединения остаточных  продольных пластических деформаций укорочения.

Таким образом,  из приведенных выше рассуждений следует, что в активной зоне возникают продольные напряжения растяжения,  величина которых равна пределу текучести,  практически  для  всех малоуглеродистых и низколегированных сталей без структурных превращений, а в реактивной зоне - продольные напряжения  сжатия.  В достаточно широких  сварных  соединениях  продольные  напряжения сжатия распределены по ширине реактивной зоны сравнительно неравномерно. В основном они сосредоточены вблизи активной зоны, а по мере приближения к краям соединения происходит более  или  менее плавное их затухание. Причиной  образования в стыковом соединении таких поперечных напряжений является,  главным образом, продольная усадка металла активной зоны соединения.

Касательные напряжения в продольном,  по оси шва,  и в среднем поперечном сечениях равны нулю,  поскольку относительно этих сечений силовое поле остаточных напряжений предполагается  симметричным. По  данным экспериментов максимальных значений касательные напряжения достигают в сечениях,  проходящих,  примерно,  по осям каждой четверти соединения. На боковых гранях соединения,  естественно,  никаких напряжений нет.

Оборудование и материалы

Для проведения  лабораторной  работы  необходимо  следующее:

- - пластина  из  стали  размером 400х200 мм (образец-свидетель) с  подготовленными базовыми углублениями;

- - установка для измерения деформаций;

- - сварной образец после разрезки;

- - индикаторный деформометр ДРВ-2   - 1 шт.;

- - индикатор часового типа ИЧ-1О  - 1 шт.

Описание лабораторной установки

Исследование распределения остаточных сварочных напряжений в сварных соединениях экспериментальным путем в общем случае связано с их разрезкой для того, чтобы можно было произвести разделение общей деформации на упругую и пластическую составляющие в тех местах соединения,  где протекали при сварке пластические деформации. Это  требует  больших затрат времени и не позволяет выполнять весь цикл работ в отведенное  для  выполнения  лабораторной работы время.

В данной работе для исследования  силового  поля  остаточных напряжений будет  использован  образец-свидетель,  представляющий собой стальную пластину толщиной 5-1О мм, длина и ширина которой такие же, как и у сварного образца.

Обычная последовательность работ при  исследовании  экспериментальным путем  разрушающим  методом  остаточных  напряжений в сварных соединениях состоит в следующем:  после сварки и полного охлаждения на сварном образце по разметке производится сверление в нужных сечениях мерительных баз,  замер этих баз  деформометром, разрезка образца на темплеты, замер мерительных баз после разрезки, определение по разности замеров до  и  после  разрезки относительных упругих деформаций и, наконец, по формулам Гука на основе определенных упругих  деформаций  вычисление  остаточных напряжений.

Идея применения образца-свидетеля состоит в том, чтобы с его помощью зафиксировать данные по замерам мерительных баз на сварном образце до разрезки.  Если сварной образец и  образец-свидетель прошлифовать  с одной стороны,  сложить вместе шлифованными поверхностями, каким-либо  образом  скрепить  вместе  и   затем просверлить со стороны образца-свидетеля мерительные базы в требуемых местах  так, чтобы в  сварном  образце  образовались  отверстия необходимой  глубины,  то после разделения этих образцов на шлифованных поверхностях будем иметь два поля мерительных баз, зеркально отображающих  друг  друга.  Замеры деформометром соответствующих друг другу баз на сварном образце и образце-свидетеле практически будут совпадать. Таким образом, образец-свидетель фиксирует данные о замерах баз на сварном образце до его разрезки. Теперь  можно  произвести разрезку сварного образца и выполнить лабораторную работу,  замеряя базы на  образце-свидетеле  и сварном разрезанном образце.

Поскольку силовое поле остаточных напряжений в стыковом соединении в общем случае является двухосным, то вычисление напряжений необходимо произвести по закону Гука для  двухосного  напряженного состояния:

σx=Eεx+νεy1−ν2,                            σy=Eεy+νεx1−ν2,             (2)

где  Е      - модуль упругости;

     - коэффициент Пуассона;

х, у    - относительные упругие деформации вдоль осей Х и У, которые вычисляются по формулам:

ex=lx'−lx''B  ;                 ey=ly'−ly''B,                                 (3)

где  lx/, ly/      - данные замера баз на образце-свидетеле;

lx//, ly//    - данные замера баз на сварном образце после разрезки;

B      - база измерения.

С целью повышения точности выполнения замеров измерение базы необходимо производить не менее трех раз.

Порядок выполнения работы

## 1 Произвести замеры мерительных баз на  образце-свидетеле (данные о сварном образце после сварки, но до разрезки). Результаты занести в табл. 1.

### Таблица 1

| ###### Номера розеток |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечное сечение Х = 0 | Этапы замеров | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | После разр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Абсол.дефор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относ.дефор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2 Произвести  замеры  мерительных  баз на сварном образце после разрезки. Результаты занести в табл. 1.

3 По формулам (3) определить упругие  деформации   х и y.

Результаты занести в табл. 1.

4 По формулам (2) определить остаточные напряжения x и y.

Результаты занести в табл. 1.

5 Построить эпюры продольных напряжений x в среднем поперечном сечении образца и поперечных напряжений y в продольном сечении по оси сварного шва.

6 Проанализировать полученные эпюры нормальных напряжений x и  y  и сделать выводы.

Указания по оформлению отчета

В отчете необходимо отразить:  цель работы, вид сварного образца и образца-свидетеля,  результаты  измерений  и  расчетов, эпюры распределения напряжений в рассматриваемых сечениях,  анализ полученных результатов, выводы по работе.

Вопросы для самопроверки

1 Как распределены продольные напряжения по поперечному сечению образца?

2 Как распределены поперечные напряжения по длине  сварного шва?

3 Что можно сказать о распределении в  стыковом  соединении касательных напряжений?

4 Записать  формулы для определения напряжений через деформации (закон Гука) для плоского напряженного состояния.

5 Записать формулы для определения относительных деформаций.

6 Зачем необходимо производить разрезку соединения при  определении в нем остаточных напряжений?  Всегда ли необходимо делать разрезку?

7 Как  зависит  точность  определения остаточных напряжений экспериментальным путем от размера базы измерения?

8 В  каких  случаях  при  определении остаточных напряжений можно использовать большие базы измерения?

9 Какой величины достигают продольные остаточные напряжения в активной зоне соединения?

10 Записать условие равновесия продольных внутренних усилий в сварном соединении.

##### Лабораторная работа N2

СНИЖЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

##### ПРИ ОТПУСКЕ

Цель работы - экспериментальная проверка снижения остаточных  сварочных напряжений при общем печном отпуске. Определение степени снижения напряжений при печном отпуске.

Задачи работы:

- изучение распределения продольных напряжений после отпуска в среднем поперечном сечении  сварного стыкового соединения;

- изучение распределения поперечных напряжений после отпуска в продольном сечении сварного стыкового соединения по шву;

- оценка степени снижения остаточных сварочных  напряжений при общем печном отпуске.

Общие положения

В настоящее время известно много методов снижения остаточных сварочных напряжений,  однако отпуск, в особенности высокий, является наиболее эффективным средством для этой цели. Высокий отпуск выгодно  отличается  от  других  методов тем,  что снижение остаточных напряжений происходит во всех точках сварной конструкции, в то время как при других методах изменение напряжений имеет неравномерный характер и сопровождается  дополнительной  пластической деформацией металла.

Общий отпуск обычно производится в термических печах.  В  зависимости от  температуры  различают низкий (до ЗООС),  средний (300-400С) и высокий (400-65ОС и выше)  отпуск,  хотя  деление это является условным. Процесс отпуска принято делить на несколько стадий: стадия I- нагрев изделия, стадия II- выравнивание температуры в изделии, стадия III- выдержка при заданной температуре, стадия IV - охлаждение. Степень  снижения остаточных напряжений зависит от температуры отпуска,  его продолжительности и может достигать  85-90% от исходного уровня.

В процессе отпуска в металле сварной  конструкции  протекают сложные процессы  ползучести и релаксации.  Показано [1],  что в основном снижение остаточных напряжений при отпуске определяется релаксационными процессами.  Для  приближенной инженерной оценки явления снижения напряжений процессами ползучести можно  пренебречь.

Исследованиями [3] установлено,  что характер снижения остаточных напряжений во времени не зависит  от  схемы  напряженного состояния.  Однако схема напряженного состояния влияет на величину напряжений после отпуска.  Это позволяет использовать  для оценки величины напряжений после отпуска так называемые кривые простой релаксации в координатах  , t или   получаемые путем  лабораторных исследований на специальных трубчатых образцах [1].  Значительная доля напряжений снижается уже на стадии  нагрева  изделия в печи.  Поэтому излишне длительная выдержка конструкции в печи не является оправданной и ведет к  перерасходу  трудозатрат.  На стадии выдержки изделия в печи остаточные напряжения снижаются,  но  скорость  снижения  небольшая.

Содержание работы

Принципиально выполнение  данной  работы  должно состоять из следующих этапов:  сварка в одинаковых условиях двух  одинаковых образцов, подготовка измерительных баз на одном из образцов, выполнение замеров на этом образце,  разрезка образца на темплеты, выполнение замеров после разрезки, выполнение расчетов и построение эпюр остаточных напряжений без термообработки в нужных  сечениях, термообработка второго образца в печи по заданному режиму,  подготовка измерительных баз после термообработки, выполнение  замеров  этих баз,  разрезка образца на темплеты, выполнение замеров баз после разрезки,  выполнение расчетов  с  построением эпюр напряжений после отпуска, сравнение эпюр напряжений в соответствующих сечениях для термообработанного образца  и  образца без термообработки.    Такой цикл  работ требует больших затрат времени и выполнить его в отведенные два часа  учебных  занятий  не  представляется возможным. В  связи  с  этим  данная  работа  будет  выполняться несколько по-другому. В качестве сравнительных данных о величине остаточных напряжений без термообработки используем результаты, полученные при выполнении лабораторной работы N1. Для исследования напряжений  в  образце после термообработки так же,  как и в лабораторной работе N1, применяется образец-свидетель. Подробнее об образце-свидетеле смотри в работе N1.Применение образца-свидетеля позволяет фиксировать данные о замерах баз на сварном образце после отпуска и дает возможность произвести разрезку сварного образца после отпуска до проведения лабораторного занятия.

##### Порядок выполнения работы

1 Произвести замеры мерительных баз на  образце-свидетеле (данные о сварном образце после термообработки, но до разрезки). Результаты занести в табл. 2.

Таблица 2

| ###### Номера розеток |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление замеров |  |  | х | у | х | у | … | х | у |
| Поперечное сечение Х = 0, Y=0 | Этапы замеров | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | После разр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Абсол.дефор. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относ.дефор. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение |  |  |  |  |  |  |  |

2 Произвести  замеры  мерительных  баз на сварном образце после термообработки и разрезки . Результаты занести в таблицу.

3 Произвести расчет оставшихся после  отпуска  напряжений по результатам  выполненных  выше  замеров применительно к схеме плоского напряженного состояния. Результаты занести в таблицу.

4 Построить  эпюры  нормальных  остаточных  напряжений  в сварном образце после отпуска и до термообработки (взять из  работы N1) для выбранных характерных сечений.

5 Проанализировать влияние отпуска  заданного  режима  на снижение остаточных напряжений и сделать необходимые выводы.

##### Требования к отчету

В отчете необходимо отразить:

1 Цель и задачи работы.

2 Вид сварного образца и образца-свидетеля.

3 Результаты измерений и расчетов.

4 Эпюры распределения напряжений в характерных сечениях.

5  Анализ полученных результатов.

6 Выводы по работе.

##### Контрольные вопросы

1 Какие  существуют способы снижения сварочных напряжений в сварных конструкциях?

2 Какие  процессы протекают в металле сварной конструкции при термообработке, которые оказывают влияние на изменение остаточных напряжений?

3 В чем сущность процесса релаксации напряжений?

4 Чем  определяется  температура нагрева сварного изделия при термообработке с целью снижения остаточных напряжений?

5 Как  влияет  на снижение остаточных напряжений при термобработке продолжительность выдержки изделия в  печи,  скорость нагрева изделия и другие параметры?

6 В чем заключаются недостатки (преимущества) метода снижения остаточных  напряжений в сварных конструкциях путем термообработки?

7 Запишите формулы определения напряжений через деформации (закон Гука) для плоского напряженного состояния.

8 Зачем  необходимо производить разрезку сварного образца при определении в нем остаточных напряжений?  Всегда ли необходимо делать разрезку?

9 Как зависит точность определения экспериментальным  путем остаточных напряжений от размера базы измерения?

10 В каких случаях можно использовать большие базы  измерения при экспериментальном определении напряжений?

##### Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СНИЖЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ                    НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ  КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ

Цель работы  - оценка экспериментальным путем степени снижения допускаемых напряжений для сварных соединений,  выполненных контактной сваркой.

Задачи работы:

- проведение экспериментов по определению предела прочности на срез для сварных соединений, выполненных контактной сваркой;

- расчет коэффициента снижения допускаемых напряжений для заданного материала.

##### Общие положения

Уровень развития  технологии  сварки  различных  металлов  и сплавов на  сегодняшний день,  к сожалению,  во многих случаях не дает возможности получать металл шва или сварной точки, обладающий такими же свойствами, как и основной металл. Не вникая в подробности этого вопроса, в общем можно сказать,  что  наплавленный металл шва  или  сварной  точки  обладает  худшими механическими свойствами. По этой причине  приходится  занижать  величины  допускаемых напряжений  для такого металла по сравнению с таковыми для основного металла. При дуговой сварке качество наплавленного металла шва хотя и ниже качества основного металла,  но остается достаточно стабильным даже в случае весьма существенных отклонений от оптимального режима сварки.  Поэтому и коэффициент снижения допускаемых напряжений при дуговой  сварке  обычно  остается постоянным, и он всем хорошо известен.  При контактной сварке механические свойства металла сварной точки очень сильно зависят от колебаний режима  сварки  и поэтому обычно коэффициент снижения допускаемых напряжений определяют в лабораторных условиях относительно применяемых конкретных материалов,  толщин, режимов сварки и т.д.

##### Содержание работы

Оценка снижения допускаемых напряжений при контактной сварке производится на  основании  испытания  на разрушение образцов из заданного материала. В результате разрушения  образцов  можно  определить  предел прочности на  срез металла сварных точек. Предел прочности на  срез для основного металла определяется по литературным данным.  Отношение предела прочности на срез для  металла сварных точек к пределу прочности на срез для основного металла и дает нам величину коэффициента снижения  допускаемых  напряжений при контактной сварке.

##### Порядок выполнения работы

1 Произвести измерение диаметра точек точечных соединений.

2 Определить площадь сечения в плоскости разрушения.

3 Установить последовательно испытуемые образцы в разрывную машину.

4 Произвести нагружение образцов до разрушения,  фиксируя усилия, при которых произошло разрушение.

5 Рассчитать предел прочности при разрушении.

6 Все данные измерений и расчетов занести в табл. 3.

Таблица 3

| Вид образца | d, мм | F, мм | ##### Р, Н | , Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7 Определить  по  литературным  данным  значение  предела прочности на срез для заданного основного металла.

8 Определить коэффициент снижения допускаемых напряжений.

9 Сделать необходимые выводы.

##### Требования к отчету

В отчете необходимо отразить:

1 Цель и задачи работы.

2 Виды образцов.

3 Результаты измерений и расчетов.

4 Анализ полученных результатов.

##### Контрольные вопросы

1 В зависимости от  каких  факторов  устанавливаются  допускаемые напряжения в машиностроении?

2 Какие допускаемые напряжения  принимаются  при  расчете сварных соединений  контактной стыковой и точечной сварками?

3 Почему допускаемое напряжение является фактором технико-экономическим?

4 Что называется основным допускаемым напряжением?

5 Какие  факторы  учитываются  при расчете по предельному состоянию строительных конструкций?

6 Что называется расчетом по несущей способности?

7 Какими коэффициентами связаны расчетные сопротивления с допускаемыми напряжениями?

##### Лабораторная работа №4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ  В  ТОЧЕЧНЫХ  НАХЛЕСТОЧНЫХ

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Цель работы - исследование влияния формы точечного нахлесточного           сварного соединения на распределение напряжений в сварном соединении.

Задачи работы:

- изучение распределения напряжений в одноточечном и многоточечном нахлесточном соединении;

- определение  наиболее напряженных зон сварного  соединения;

-  определение коэффициентов концентрации напряжений.

##### Общие положения

Нахлесточные соединения,  выполненные  точечной   контактной сваркой, характеризуются резким изменением формы,  что приводит к весьма неравномерному распределению напряжений по ширине и  толщине элементов,  а  также неравномерному распределению усилий по длине сварного точечного шва.

В точечных  соединениях  концентрация напряжений обусловлена следующими факторами:

1 В результате сгущения силовых линий основной металл испытывает концентрацию напряжений в зоне точки.

Интенсивность сгущения силовых линий определяет концентрацию.

Она растет с ростом отношения расстояния между точками  (в  направлении, перпендикулярном действию силы) к диаметру точки.

2 В результате неравномерного распределения усилий по толщине свариваемых деталей  усилия от одной детали к  другой передаются через  точку,  что  вызывает сгущение силовых линий в районе точки и как результат - появление неравномерного  распределения усилий по толщине.

3 Усилия в отдельных точках соединения,  расположенных в  продольном ряду, при их работе в упругой области могут быть рассчитаны по формулам теории упругости. Результаты расчета показывают, что  в  многоточечных соединениях крайние точки очень сильно перегружены, а средние точки - недогружены.

Из этих  данных видно,  что применение точечных соединений с числом точек в продольном ряду более трех является  нерациональным, так как при дальнейшем увеличении их числа несущая способность соединения практически не растет.

##### Содержание работы

Изучение распределения  напряжений  производится  на  образцах-макетах, имитирующих нахлесточные точечные соединения. Измерение напряжений осуществляется с помощью тензодатчиков Нагружение образцов  производится на стандартной испытательной машине путем растяжения усилием 10 кН.

##### Порядок  выполнения работы

1 Установить образец 1-го  типа  в  испытательную  машину  и присоединить тензодатчики к мосту сопротивлений.

2 Произвести  измерение  сопротивлений  тензодатчиков  до нагружения образца.

3 Нагрузить образец усилием 10 кН.

4 Произвести  измерения  сопротивлений  тензодатчиков после нагружения образца.

5 Разгрузить образец.

6 Отсоединить  тензодатчики  от  моста  сопротивлений   и снять образец.

7 Полученные данные занести в табл. 4.

Таблица 4

| ##### Номер тензодатчика | ##### Образец 1-го типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1, Ом | ##### R2, Ом | R3, Ом | , МПа |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

8 Подсчитать значение напряжений и результаты занести в табл. 4.

9 Построить эпюры распределения напряжений в  исследуемых сечениях.

10 Подсчитать коэффициент концентрации напряжений.

- Проделать указанное в пп.  1 - 1О для всех образцов.

##### Требования к отчету

В отчете необходимо отразить:

1 Цель и задачи работы.

2 Вид образцов-моделей сварных соединений.

3 Результаты измерений и расчетов.

4 Эпюры распределения напряжений.

5 Анализ полученных результатов.

##### Контрольные вопросы

1 Что представляет собой концентрация напряжений?

2 Какие факторы вызывают концентрацию напряжений в сварных конструкциях?

3 Оказывает ли влияние на прочность концентрация напряжений при статических нагрузках?

4 Как  распределяются усилия между точками в многоточечном однорядном соединении?

5 Как  велик коэффициент концентрации в точечном соединении в результате сгущения силовых линий над точкой?

6 То же вследствие неравномерности распределения напряжений по толщине?

##### Литература

1 Винокуров В.А. Сварочные деформации и напряжения. - М.: Ма-шиностроение, 1988. – 283 с.

2 Кузьминов  С.В.  Сварочные  деформации  судовых корпусных конструкций.- Л.: Судостроение, 1984. – 200 с.

3 Винокуров В.А.  Отпуск  сварных  конструкций  для снижения напряжений. - М.: Машиностроение,1978. – 121 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине

"Напряжения и деформации при сварке"

для студентов специальности 7.092301

“ Технология и оборудование сварки»

заочного отделения

Составитель    Виктор Анатольевич Пресняков

Редактор        Нелли Александровна Хахина

197/99. Подп. в печать.                       Формат 60х84/16

Офсетная печ. Усл.печ.л.                Уч.-изд.л.          Тираж 50 єкз.          ___________________________________________________________

ДГМА, 84313, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 72