Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к практическим работам по дисциплине

"Напряжения и деформации при сварке"

(для студентов специальности 7.092301

“ Технология и оборудование сварки»)

## Краматорск  ДГМА 2001

УДК 624.014:539.4

Методические указания к практическим работам по дисциплине "Напряжения и деформации при сварке" для студентов специальности 7.092301 "Технология и оборудование сварки" /  Сост. Пресняков В.А. - Краматорск:   ДГМА, 2001 - 44 с.

В методических указаниях  содержится  перечень  практических работ, приводятся цели работ, общие сведения по изучаемому материалу,  методика и примеры выполнения,  индивидуальные задания, вопросы для самопроверки, список справочной литературы.

Составитель                                            В.А.Пресняков, доц.

Ответственный за выпуск                     В.М.Карпенко, доц.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс изготовления сварных конструкций сопровождается 
искажением их проектных размеров и форм, которое называют сварочными деформациями.

Количественная   оценка   ожидаемых   сварочных   деформаций —  важный этап производства сварных конструкций. Знание   величины и характера ожидаемых сварочных деформаций позволяет еще на стадии проектирования сварной конструкции вносить   соответствующие изменения, направленные на обеспечение требуемой точности.  Не менее важно оценить сварочные деформации при проектировании технологического процесса изготовления сварной конструкции, так как  на основе такой оценки производится выбор метода снижения   сварочных деформаций, и назначаются соответствующая технологическая   оснастка, а также обоснованные технологические припуски заготовок.

Процесс формирования сварного соединения происходит в условиях неравномерного нагрева, приводящего к развитию деформаций, которые называются временными деформациями, изменяющими размеры и форму сварного соединения в процессе сварки.

Временные деформации предопределяют характер и величину остаточных деформаций, выражающихся в после сварочных изменениях геометрии сварной конструкции.

В зависимости от типа сварного соединения, его геометрических размеров и сочетания свариваемых элементов все многообразие изменения геометрии сварной конструкции можно разделить на несколько основных видов:

1. Деформации продольного укорочения. Они проявляются в изменении первоначальных размеров свариваемых элементов в направлении, параллельном продольной оси сварного шва. Продольное укорочение вызывается остаточными продольными пластическими деформациями укорочения (только при продольных швах), а также остаточными поперечными пластическими деформациями укорочения (при продольных и поперечных швах).

2. Деформации поперечного укорочения. В этом случае происходит изменение первоначальных размеров свариваемых элементов в направлении, перпендикулярном к продольной оси сварного шва. Поперечное укорочение вызывается остаточными поперечными пластическими деформациями укорочения и литейной усадкой в поперечном направлении расплавленного металла, начиная с температуры восстановления его упругих свойств.

3. Угловые деформации. Эти деформации проявляются при повороте свариваемых листов на некоторый угол относительно исходного положения.

Угловые деформации, например, возникают: при однопроходной или многопроходной сварке встык вследствие неравномерной по толщине поперечной пластической деформации укорочения; при сварке тавровых соединений в результате неравномерной пластической деформации по толщине поясного листа или в результате неравномерного поперечного сокращения металла углового шва.

4. Деформации потери устойчивости листовых элементов конструкций. Наиболее часто они встречаются при сварке тонколистовых элементов (до 3...4 мм) и проявляются в виде значительных перемещений из исходной плоскости листовых (оболочковых) элементов

Эти деформации вызываются напряжениями сжатия, возникающими в конструкции преимущественно из-за остаточных пластических продольных деформаций укорочения

5. Деформации изгиба свариваемых элементов, например, продольный изгиб сварных тавровых или двутавровых балок. Эти деформации обусловливаются несовпадением центра тяжести поперечного сечения зоны остаточных продольных и поперечных пластических деформаций укорочения с центром тяжести поперечного сечения свариваемых элементов.

6. Деформации скручивания относительно продольной оси конструкции. Они наиболее часто встречаются при сварке конструкций балочного типа. Деформации скручивания вызываются взаимным смещением свариваемых кромок, например, при приварке стенок балок к полкам.

В случае изготовления конструкций сложной геометрической формы, насыщенной сварными швами, изменения проектных размеров и форм конструкции вызываются не одним из перечисленных видов деформаций, а их совокупностью, однако, они могут быть дифференцированы на отдельные виды

Образование в сварном соединении остаточных продольных и поперечных пластических деформаций укорочения, имеющих местный характер, вызывает в сварном соединении уравновешенную систему внутренних напряжений. Действие распределенных внутренних напряжений при решении деформационных задач заменяют статически эквивалентными сосредоточенными силами, называемыми усадочными.

Различают усадочную силу Руспр от продольных остаточных пластических деформаций укорочения и Руспоп от остаточной поперечной пластической деформации укорочения, когда она распределена неравномерно в сечении, перпендикулярном к направлению ее действия.

Усадочная сила Рус пр пропорциональна площади эпюры остаточных продольных пластических деформаций укорочения  ε (х) (рис. 1) Она определяется зависимостью

(1)

Докажем зависимость (1). Полная продольная деформация после сварки в точках произвольного поперечного сечения

(2)

Рисунок 1- Распределение продольных остаточных пластических деформаций укорочения ε/

Проинтегрируем (2) по ширине сварного соединения:

(3)

Первое   слагаемое   в   правой   части (3)   равно нулю вследствие уравновешенности по сечению упругих деформаций. Тогда

(4)

Умножим правую и левую части (4) на δL1,

С учетом того, что ε/(x) распределена только в пределах зоны 2bп, данное выражение можно переписать в виде.

(5)

В левой части (5)  имеем  объем  продольного   укорочения Vyкпр сварного соединения, обусловленного действием сварочных напряжений. Формально объем продольного укорочения можно получить при  действии на пластину, размеры которой равны сварному соединению, внешней сосредоточенной усадочной силы. Эту силу при   известном объеме продольного укорочения Vyкпр определяем по закону Гука:

(6)

Подставляя в (6) вместо Vyкпр правую часть (5), получаем

что и требовалось доказать.

Для сварного соединения   произвольной ширины

(7)

Следовательно, подставляя (7) в (1) получаем

(8)

При выполнении шва на бесконечной плоскости (В = ∞) из (8) следует,  что

(9)

#### Рисунок 2 - Поперечные деформации  при сварке свободных пластин  (а) и образование поперечной  усадочной силы при сварке закрепленных пластин (б)

В некоторых случаях необходимо определить продольную усадочную силу при сварке пластин различной ширины. Тогда усадочную силу, исходя из  (8) можно найти как сумму усадочных сил, возникающих при выполнении шва по кромкам отдельных пластин, т. е.

#### Pуспр=δπσТbп14−λ1π+bп24−λ2π

,                               (10)

где	λ1 = bп1 / В1;                     λ 2=  bп2 / В2.

Если представить ε' в виде прямоугольника (метод Трочуна), то

(11)

где |εр| — абсолютная величина упругих деформаций сжатия вне зоны 2bп.

Известны и другие зависимости для Рус пр. Например, по данным В, А. Винокурова значение Рус пр при стыковой сварке весьма жестких элементов выраженное в ньютонах, может быть определено по формуле:

(12)

где q — эффективная мощность, Дж/с; υ — скорость сварки, см/с;

q0= q /(δрасч.υ) — удельная погонная энергия сварки, Дж/см2; δрасч — расчетная толщина свариваемых элементов, см. δрасч  = 0,5 (δ1 + δ2) в стыковых или угловых соединениях или δрасч  = 0,5 (2δп + δст) в тавровом или нахлесточном соединении.

Для прерывистых швов  величину Рус пр  определяем по формуле

где tш — длина  проваренного участка;  t — шаг  прерывистого шва.

Связь между остаточными пластическими поперечными деформациями укорочения и усадочной силой Руспоп установим, рассмотрев процесс поперечного укорочения сварного соединения. При сварке встык свободных (незакрепленных) пластин (рис. 2, а) в результате свободной поперечной усадки пластины укоротятся в поперечном направлении на величину Δпоп св При этом в поперечном направлении никакие силы не возникнут.

Если же свариваются пластины, закрепленные по продольным кромкам (рис. 2, б), то в процессе охлаждения свободное поперечное укорочение Δпоп св не может реализоваться, и в результате реакции заделки в поперечном направлении возникнут растягивающие силы. Эти силы приведут к развитию поперечных пластических деформаций удлинения Δпоп пл удл в зоне сварного соединения, где металл еще не восстановил упругих свойств. Значение Δпоп пл удл    зависит от жесткости заделки и в каждом конкретном случае для его определения требуется постановка соответствующего эксперимента.

Таким образом, после освобождения сваренных пластин от закреплений наблюдается поперечное укорочение

(13)

Поперечное укорочение Δпоп закр  в условиях закрепления не может реализоваться, что приведет к возникновению в заделке реактивной силы

(14)

Определение усадочной силы представляет собой решение термомеханической задачи и является первым этапом расчета сварочных деформаций. На втором этапе методами сопротивления материалов или теории упругости определяют деформации конструкции, используя данные, полученные на первом этапе.

Практическая работа №1

ДЕФОРМАЦИИ ПРОДОЛЬНОГО УКОРОЧЕНИЯ ОТ ПРОДОЛЬНЫХ ШВОВ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных  деформаций продольного укорочения, возникающих при сварке продольных швов и приобретение навыков решения конкретных инженерных задач, связанных с расчетом напряженно- деформированного состояния в сварных соединениях.

Краткие теоретические сведения

Деформации продольного укорочения определяются действием ε' в пластической зоне с поперечным сечением Fпл. Как было уже показано, действие ε' можно представить в виде продольной усадочной силы Рус, приложенной в центре тяжести зоны Fпл.

Продольное укорочение будет определяться как результат решения задачи нагружения свободного от внутренних сил тела сосредоточенной внешней сжимающей силой Рус пр . Тогда по закону Гука продольное укорочение можно найти по формуле

(15)

где L — длина  соединения;  Е — модуль   упругости;   F — площадь поперечного сечения соединения.

Согласно расчетному методу Трочуна И.П, продольное укорочение можно также определить через напряжения сжатия σр в реактивной зоне сварного соединения:                                       Fр = F – Fпл

Это легко установить. Если после сварки из сварного соединения вырезать по границам Fпл пластическую зону, то эта часть соединения будет короче остальной части на величину ε'L . Чтобы из этих отдельных частей сложить снова сварное соединение с размерами, которые были после сварки, необходимо пластическую зону удлинить на некоторую величину ε'L, а реактивную часть укоротить так, чтобы совместились торцевые сечения (на величину εрL, см. Приложение В). Общее укорочение всего соединения определяется величиной εpL, т. е. напряжениями сжатия в реактивной зоне:

(16)

Пример.    Определить продольное  укорочение  при  автоматической сварке встык    свободных    пластин    (рис.    3) Материал — сталь марки СтЗ. Режим сварки Iд = 800 A; UД = 36 B; υ = 36 м/ч; к. п. д. нагрева η= 0,85. Размеры, соответствующие рис. 3; 2В = 800 мм; 2L = 1000 мм; δ = 10 мм.

Рисунок З -   Расчетная   схема   для определения продольного

укорочение сварке  встык.

Решение:

1. Определяем ширину зоны пластических деформаций укорочения 2bП:

1.1.  Удельная  тепловая  мощность сварочного  нагрева

1.2.  Ширина зоны, нагретой до пластического состояния,

1.3. Ширина зоны упругопластических деформаций

По графику  на  рис.  4

Рисунок 4 - Зависимость k2 = f(q0)

Поскольку  В > 300 мм, для расчета принимаем В = 300 мм:

1.4. Ширина	зоны остаточных  пластических деформаций укорочения

2. Находим продольное укорочение через усадочную силу:

2.1. Продольная  усадочная  сила  соответственно  формуле  (8)

2.2. По формуле  (15)  продольное  укорочение

3. Определяем   продольное   укорочение   через    реактивные   напряжения сжатия:

3.1. Из  условия  равновесия   продольных   внутренних  сил  в  поперечном сечении соединения реактивные напряжения   сжатия по   формуле

3.2. Продольное укорочение

Как видно, расчет укорочения по методу Трочуна дает несколько завышенный результат в связи с тем, что в этом случае

имеет большее значение.

Задание на практическую работу

1.Определить продольное укорочение при  сварке встык    свободных    пластин   (рис.3). Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 1.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDplos». Методика работы с программой приведена в приложении .

Таблица 1 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры пластины, мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | L |  |  |  |  |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 300 | 6000 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 200 | 5000 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 100 | 4000 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Низколегированная сталь | 500 | 3000 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Низколегированная сталь | 100 | 2000 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Низколегированная сталь | 200 | 1000 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 300 | 2000 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 400 | 3000 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 500 | 4000 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 100 | 3000 | 8 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа №2

ДЕФОРМАЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО УКОРОЧЕНИЯ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных  деформаций поперечного укорочения, возникающих при сварке продольных швов и приобретение навыков решения конкретных инженерных задач, связанных с расчетом напряженно- деформированного состояния в сварных соединениях.

Краткие теоретические сведения

Поперечное укорочение Δпоп   при сварке наблюдается, когда отсутствуют препятствия (закрепления) свободному перемещению точек свариваемых элементов в направлении поперек шва либо когда имеется закрепление, частично ограничивающее это перемещение. Определим свободное поперечное укорочение Δпоп св , для двух случаев сварки: с зазором и без зазора.

При сварке с зазором в результате нагрева дугой свариваемые кромки будут перемещаться в зазор, так как отсутствуют какие-либо препятствия для их перемещения.  Максимально возможное перемещение одной кромки

(17)

При отсутствии теплоотдачи в воздух

(18)

где ε t — температурная деформация; Т (у) — температура точек рассматриваемого поперечного сечения; α— коэффициент линейного расширения; сγ — удельная теплоемкость; q — эффективная мощность источника нагрева; ν—скорость сварки; δ — толщина свариваемого металла.

На стадии охлаждения, начиная с момента кристаллизации металла ванны, т. е. температуры Тпл, вследствие температурного укорочения начнут развиваться поперечные по отношению к шву пластические деформации удлинения, так как свободному температурному укорочению будут препятствовать менее нагретые поперечные волокна металла впереди и сзади ванны. Эта пластическая деформация будет на участке, где металл находился в температурном интервале от температуры плавления Тпл до температуры восстановления упругих свойств металла T*, т. е. на ширине зоны   bl

Следовательно, поперечное пластическое удлинение

(19)

Дальнейшее понижение температуры от Т* будет вызывать в поперечном
направлении упругие деформации растяжения. Как показывают исследования
временных и остаточных поперечных напряжений при сварке встык, величина этих напряжении не достигает значении   предела текучести, что говорит об отсутствии на этой стадии охлаждения пластических деформаций удлинения. Значит, остаточное поперечное перемещение одной кромки

(20)

Если величина зазора превышает 2Δпоп св мах, то это означает, что такое перемещение каждой кромки возможно и, следовательно, остаточное поперечное укорочение будет равно остаточному перемещению двух кромок:

Δпоп св =2Δпоп ост

В случае сварки без зазора свободное перемещение кромок не реализуется, оно все трансформируется в пластическое укорочение ε", неравномерно распределенное по ширине зоны 2bп, изменяясь от нуля на границе bп до максимума на оси шва (рис. 5).

Рисунок 5 - Распределение поперечной пластической деформации           укорочения ε"

Учитывая пластическое поперечное удлинение на ширине 2b1  при охлаждении в этой зоне величина остаточного пластического укорочения будет меньше (рис. 5).

Для случая сварки без зазора

(21)

Закон распределения ε//ocт по ширине пластической зоны в настоящее время мало изучен. По экспериментальным данным

(22)

Подставляя (22) в (21), получаем

(23)

Если же зазор меньше, чем 2Δпоп св мах кр, полное свободное перемещение кромок в зазор может реализоваться только на величину Δз  /2, так как при этом кромки сомкнутся, а нереализованное перемещение трансформируется в пластическое укорочение в поперечном направлении (рис. 6). Остаточное поперечное укорочение сварного соединения

(24)

где Δпоп пл удл определяем по формуле (19), а

(25)

Следовательно,

(26)

Из  формулы (26)   следует, что при сварке с промежуточным зазором, когда зазор больше нуля и меньше максимального свободного поперечного перемещения кромок от нагрева, остаточное поперечное укорочение сварного соединения определяется, как и в случае сварки с большим зазором, превышающим максимальное свободное поперечное перемещение кромок от нагрева при сварке. Следовательно, при сварке с промежуточным зазором поперечное укорочение можно определять по формуле (20), а изложенные рассуждения показывают механизм его образования. В случае сварки, когда имеются закрепления, частично ограничивающие свободное поперечное укорочение, значение остаточной поперечной деформации можно определить по формуле (13):

Рисунок 6 -   Поперечное  укорочение   при   сварке с зазором

Предложенные зависимости являются приближенными, однако они позволяют с достаточной для практических целей точностью оценивать поперечные деформации при сварке.

Пример. Для случая сварки пластин, указанных на рис 3, определить остаточные поперечные укорочения при условии сварки с зазором Δз   = 2 мм и без зазора.

Решение

1. Находим максимальное свободное поперечное перемещение двух кромок по формуле (18):

2. Поскольку свободное перемещение двух кромок меньше зазора, это означает, что оно возможно Остаточное поперечное укорочение определяем по формуле (20):

где для  стали СтЗ температура T* = 600 °С,

3 Для сравнения находим поперечное укорочение в случае сварки без зазора, используя формулу (23):

Таким образом, зазор мало влияет на величину поперечного укорочения.

Задание на практическую работу

1. Определить поперечное укорочение при  сварке встык    свободных    пластин    (рис.    3) при сварке с зазором и без зазора. Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 1.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDplos».

Практическая работа № 3

ДЕФОРМАЦИИ ПРОДОЛЬНОГО УКОРОЧЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ШВОВ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных  деформаций продольного укорочения, возникающих при сварке продольных и поперечных швов.

Краткие теоретические сведения

Если сварное соединение имеет продольные и поперечные швы, то продольное укорочение сварного соединения состоит из собственно продольного укорочения от сварки продольного шва и деформации в продольном направлении от поперечного укорочения поперечного шва, т. е.

(27)

Значение ΔLук пр определяем   по  формуле   (15).   Значение  Δук пол находим в зависимости от условий, в которых происходит  поперечное укорочение. Если отсутствуют  какие-либо  закрепления,  то значение  Δук пол =   Δпоп св  и будет  определяться  формулами    (20),   (23), (26).

Рассмотрим, чему будет равно Δук пол  в условиях несвободного поперечного укорочения шва (рис 7,а). Если из сварного соединения вырезать полосу шириной, равной длине поперечного шва h, то эта полоса укоротилась бы в соответствии с (13) на величину

Рисунок 7- Расчетная   схема   определения   продольного укорочения от сварки поперечного шва

В дальнейшем задачу решаем методом сшивания. Приложим к торцам средней части соединения (рис. 7, б) растягивающую нагрузку

(28)

которая обеспечивает удлинение этой части до длины крайних полос 2L. «Сошьем» среднюю и крайние полосы, не снимая приложенной нагрузки. После снятия нагрузки σ0 в работу включается все поперечное сечение сварного соединения.

. Действие растягивающей нагрузки σ0 можно заменить сосредоточенной эквивалентной силой

Учитывая (28), получаем (14)

Под действием Рус поп (рис. 7, в) сварное соединение укоротится на величину

Рисунок 8 - Схема сварного соединения

(29)

Пример. Определить продольное укорочение сварного соединения, приведенного на рис. 8, где 2L = 1000 мм, h = 500 мм, 2В = 800 мм, δ = 10 мм. Пластины из стали марки СтЗ, σт = 250 МПа. Режим сварки Iд = 800 А, U = 40 В, v = 28 м/ч, к. п. д. нагрева η = 0,85. Сварка без зазора.

Решение

1. Определяем продольное укорочение от сварки продольного шва:

1.1.  Ширина   зоны   продольных   пластических   деформаций   укорочения

По графику (рис. 4) k2 = 0,245;

1.2. Продольная усадочная сила

1.3. Продольное   укорочение   от  сварки   продольного  шва

2. Определяем продольное укорочение от сварки поперечных швов:

2.1. По формуле (23) значение свободного поперечного укорочения для одного шва, принимая T* = 600 °С,

2.2. При Δпоп пл удл = 0,2 мм по формуле (13)

а для двух швов

2.3. Поперечная  усадочная  сила

2.4. Продольное укорочение от поперечных  швов по формуле (29)

Остаточное продольное укорочение

Задание на практическую работу

1.Определить продольное укорочение сварного соединения    (рис.    8). Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 2. Сварка без зазора.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDplos».

Таблица 2 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры пластины, мм |  |  | h | Iсв, | Uд, | νсв, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | L | d | мм | А | В | м/час |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 400 | 5000 | 20 | 200 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 300 | 4000 | 18 | 100 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 200 | 3000 | 16 | 50 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Титановый сплав | 600 | 2000 | 14 | 300 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Титановый сплав | 200 | 1000 | 12 | 100 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Титановый сплав | 300 | 2000 | 10 | 200 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 400 | 1000 | 8 | 300 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 500 | 2000 | 6 | 300 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 600 | 5000 | 4 | 200 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 200 | 3000 | 8 | 100 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа №4

ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА

Цель работы: Изучение методики определения   деформаций изгиба, возникающих при сварке.

Краткие теоретические сведения

Деформации изгиба при сварке являются наиболее значительными по сравнению с другими в тех случаях, когда центры тяжести поперечного сечения зон остаточных пластических деформаций (продольных и поперечных) не совпадают с центром тяжести поперечного сечения сварного соединения, т. е. имеется внецентренное приложение усадочных сил Рус пр и Рус поп .

Рассмотрим наиболее характерные случаи изгиба сварных соединений.

При сварке встык двух пластин различной ширины (рис. 9, а) из-за внецентренного приложения продольной усадочной силы на сварное соединение будет действовать изгибающий момент

где епр — эксцентриситет приложения усадочной силы,

(30)

Остаточный прогиб (рис. 9, б) при этом значении изгибающего момента

(31)

где 2L — длина пластин; J — момент инерции  поперечного сечения соединения.

Рисунок  9 - Деформации изгиба при сварке встык пластин различной ширины

Рисунок 10 - Деформации изгиба от сварки поперечных швов

Рисунок 11 - Расчетная схема   (а)   и деформации изгиба (б) от действия Рус пр и Рус поп

Рисунок 12 - Расчетная схема (а) и деформации изгиба (б) от действия Pус Σ

Поперечные швы  (рис.  10, а,  б)  также могут  вызвать  изгиб пластин, если поперечное укорочение будет происходить в условиях закрепления,  приводящих  к появлению усадочной  силы Рус поп.   Применительно к рис. 10 изгибающий момент М = Рус поп епол , где епол=  В/2.

Если в сварном соединении внецентренно расположено несколько усадочных сил, то остаточный прогиб можно определить как сумму прогибов от действия каждой усадочной силы (рис. 11) или как результат действия суммарной усадочной силы (рис. 12):

(32)

либо

(33)

где

(34)

Эксцентриситет находим из условия, что	'

где

Деформации изгиба имеют более сложный характер, когда усадочная сила приложена в точке, не лежащей на центральных осях поперечного сечения соединения. Это, например, можно наблюдать при сварке таврового соединения односторонним угловым швом (рис. 13). Поскольку площадь зоны остаточных пластических деформаций несимметрична относительно оси F, точка приложения усадочной силы

Рисунок 13. Внецентренное   приложение усадочной силы    при   односторонней   сварке таврового соединения

будет смещена относительно осей X и К. В результате такого положения точки приложения Рус возникнут моменты: относительно оси X момент Мх == Русех, а относительно оси Y момент Му = Русеу и соответствующие им прогибы

где L — длина балки; Jx Jy — моменты инерции поперечного сечения соответственно	относительно осей X  и У

таким образом, остаточный прогиб

(35)

Пример. Определить остаточный прогиб в результате сварки пластин, приведенных на рис. 11. Размеры пластин: 2L = 1000 мм, 2В = 600 мм, В1  = 200 мм, δ = 10 мм, предел текучести материала — σт = 250 МПа. Режим сварки: Iд = 800 Л, Uд = 32 В, v с == 40 м/ч, к. п. д. нагрева η= 0,85

Решение.

Определяем усадочное усилие от сварки продольного шва:

  - Ширина  зоны пластических деформаций

1.2. Находим  ширину  зоны  упругопластических  деформаций  b2 .

Удельная тепловая мощность

По графику (рис. 4) значение k2 =0.28

Для пластины	шириной В1

Для пластины шириной 2В — В1

Для пластины шириной В1 зона пластических деформаций укорочения

Для пластины шириной 2В — В1 ширина зоны пластических деформаций укорочения

1.3. Соответственно формуле (10) усадочная сила от сварки продольного шва

2. Находим усадочную силу от сварки поперечного шва:

2.1. Ширина   зоны   пластических   деформаций   продольного   укорочения (полуширина  пластин  равна   500  мм)

2.2. С учетом того что зазор отсутствует, свободное поперечное укорочение по формуле ( 23)

2.3. Нереализованное поперечное укорочение (Δпоп пл удл  = 0,02 см)

2.4. Усадочная сила  от сварки  поперечного шва

3. Определяем  остаточный  прогиб пластины:

3.1. Эксцентриситет   приложения   продольной   усадочной   силы

3.2. Эксцентриситет приложения усадочной силы от поперечного шва

3.3. Момент  инерции  поперечного  сечения  пластин

3.4. Прогиб от продольной  усадочной силы

3.5. Прогиб от силы Рус поп

3.6. С учетом направления прогибов fпр и fпоп остаточный прогиб

Задание на практическую работу

1.Определить остаточный прогиб при сварке встык    свободных    пластин    (рис.    11). Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл.3.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDplos».

Таблица 3 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры пластин, мм |  |  |  | Iсв, | Uд, | νсв, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2В | L | d | В1 | А | В | м/час |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 900 | 5000 | 20 | 200 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 800 | 4000 | 18 | 100 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 700 | 3000 | 16 | 50 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Титановый сплав | 600 | 2000 | 14 | 300 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Титановый сплав | 900 | 1000 | 12 | 100 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Титановый сплав | 800 | 2000 | 10 | 200 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 400 | 1000 | 8 | 300 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 500 | 2000 | 6 | 300 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 600 | 5000 | 4 | 200 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 800 | 3000 | 8 | 100 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СВАРКЕ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных угловых  деформаций, возникающих при выполнении одно и многопроходных стыковых швов при  одностороннней и двухсторонней сварке.

Краткие теоретические сведения

Наряду с другими видами деформаций при сварке может также возникать угловая деформация, заключающаяся в повороте свариваемых листов на некоторый угол относительно исходного положения. Угловая деформация возникает при сварке однопроходных и многопроходных сварных соединений со стыковыми и угловыми швами. На рис. 14 показана угловая деформация в стыковом и тавровом соединениях. Величина угловой деформации равна углу β.

При сварке стыковых соединений основной причиной образования угловой деформации является неравномерность поперечной усадки различных слоев металла по толщине вследствие неравномерного разогрева.

Рисунок 14 - Угловые деформации в стыковом (а) и тавровом (б) соединениях

Рисунок 15- Зависимость угловой деформации от относительной глубины провара

В наибольшей степени угловая деформация проявляется при односторонней стыковой сварке свободных пластин с V-образной разделкой кромок.

Величина угловой деформации β зависит от многих факторов! относительной глубины провара Н/δ, относительной ширины провара B/δ, формы провара, механических и теплофизических свойств металла и др.  На рис. 15 показано изменение угловой деформации от относительной глубины провара. Форма и величина определяются сосредоточенностью, мощностью и скоростью движения источника нагрева, а также свойствами материала.

При двусторонней сварке стыковых соединений совсем не обязательно, чтобы суммарная угловая деформация была равна нулю. Здесь также необходимо принимать во внимание различные факторы и, в первую очередь, различную жесткость соединения (Е J) после сварки швов с одной и с другой стороны. Правильным подбором режимов сварки швов с лицевой и обратной сторон соединения практически можно добиться почти полного отсутствия суммарной угловой деформации.

В настоящее время многие вопросы развития угловых деформаций при сварке в достаточной мере не исследованы. Часто бывает затруднительным не только количественное определение угловой деформации, но даже предсказание ее знака. Это связано как с большим числом факторов, влияющих на угловые деформации и по-разному оцениваемых исследователями, так и с неопределенностью теплового воздействия дуги на различные элементы в процессе сварки. При одной и той же погонной энергии сварки в зависимости от перераспределения тепла дуги между элементами сварного соединения величина угловой деформации может быть различной. Все это затрудняет экспериментальную проверку расчетных зависимостей. При сварке стыковых соединений с одной стороны с У-образной разделкой кромок И. П. Трочун рекомендует определять угловую деформацию по формуле

(36)

где α — температурный коэффициент линейного расширения металла; Тср — средняя температура слоя наплавленного металла к моменту перехода наиболее нагретых точек из пластического состояния в упругое; φ — угол разделки свариваемых кромок.

Рисунок 17- Угол разделки кромки φ и угол провара φ*

Рисунок 18 - Номограмма для определения угловой деформации при сварке встык

В ряде случаев при автоматической сварке угол провара может существенно отличаться от угла разделки кромок φ (рис. 17). Например, при автоматической сварке без скоса кромок угол φ = 0, но при неравномерном проплавлении металла по толщине проявляется угловая деформация. Это связано с тем, что угол φ* ≠ 0.

С. А. Кузьминов [7] рекомендует определять угловую деформацию при сварке встык и втавр малоуглеродистых и низколегированных сталей по номограмме (рис. 18) в зависимости от условий сварки и расчетной толщины δР. На рисунке q = ηUI — эффективная мощность сварочной дуги, Вт; vc — скорость сварки, см/с; δр — расчетная толщина, см, равная при полном проваре толщине листов δ, а при неполном — глубине проваренного слоя (или слоя при многопроходной сварке).

При многопроходной сварке угловую деформацию стыкового сварного соединения определяют по формуле

(37)

где i — число проходов с лицевой стороны; j—число проходов с обратной стороны; βk — угловая деформация от k-гo прохода с лицевой стороны; βs —угловая деформация от s-гo прохода с обратной стороны; m — поправочный коэффициент, учитывающий номер прохода (определяют по графику рис. 19).

Рисунок 19 -  Зависимость    поправочного	коэффициента m от числа проходов

Рисунок  20 - Номограмма для определения коэффициента  D

Пример 1. Определить угловую деформацию при автоматической сварке встык двух пластин толщиной δ = 10 мм за один проход с полным проваром на режиме: I = 700 А, U= 32 В, v = 36 м/ч, к. п. д. нагрева η= 0,85

##### Решение

1.Оределяем эффективную мощность сварочной дуги

2. Находим значение параметра (принимая δр= δ = 10 мм)

3. По номограмме (рис. 18) для скорости сварки v = 1 см/с определяем значение угла поворота (β = 0,012 рад.

Пример 2. Определить угловую деформацию при односторонней многопроходной   автоматической сварке встык пластин толщиной =45 мм. (рис. 21). Толщина первого слоя 10 мм. Режим сварки:     Iд=700А       Uд=32 В      v=36м/ч       =0.85

##### Рисунок 21 – Изменение расчетной толщины при односторонней многослойной сварке

Решение

1. Находим эффективную мощность сварочной дуги.

q=UI=0.85*700*32=19040 Вт

2. Определим значение параметра  q/v2р для каждого слоя.

1). р=10            19040/1*12=19040 Дж/см2

2). р=19            19040/1.92=5274 Дж/см2

3). р=28            19040/2.82=2615 Дж/см2

4). р=37            19040/3.72=1390 Дж/см2

5). р=45            19040/4.52=940 Дж/см2

3. По номограмме определяем углы поворота при сварке каждого слоя .

4. По графику определяем значение поправочного коэффициента m.

5.Определяем остаточную угловую деформацию

=1m1+2m2+3m3+4m4+5m5

Пример 3. Определить угловую деформацию при сварке пластин (см. пример 2) при выполнении проходов 1...3 с лицевой стороны и проходов 4, 5 с обратной стороны (рис. 22).

##### Рисунок 22 – Изменение расчетной толщины при двухсторонней многослойной сварке

Решение  1   Находим значение расчетных толщин заваренного слоя:

2. Поскольку с одной стороны заваривается не более трех слоев, для всех проходов т = 1

3. Определяем остаточную угловую деформацию, используя данные при-мера 3, по формуле (5 37).

Задание на практическую работу

1.Определить угловую деформацию при  сварке встык    свободных    пластин    согласно заданного варианта. Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 1.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDugl».

Таблица 4 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Толщина пластины d, | Толщина одного слоя h, | Количество проходов |  | Iсв, | Uд, | νсв, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  | С одной стороны | С другой стороны | А | В | м/час |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 40 | 20 | 2 | 0 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 54 | 18 | 2 | 1 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 64 | 16 | 1 | 3 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Титановый сплав | 70 | 14 | 3 | 2 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Титановый сплав | 48 | 12 | 4 | 0 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Титановый сплав | 30 | 10 | 1 | 2 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 48 | 8 | 2 | 4 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 60 | 6 | 6 | 4 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 40 | 4 | 3 | 1 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 24 | 8 | 1 | 2 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СВАРКЕ ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных угловых  деформаций, возникающих при сварке тавровых соединений в случае односторонней и двухсторонней сварки при одновременном и последовательном наложении сварных швов.

Краткие теоретические сведения

При сварке тавровых соединений одной из причин образования угловой деформации является неравномерность поперечной усадки различных слоев металла по толщине вследствие неравномерного разогрева.

Однако при сварке в свободном состоянии тавровых соединений угловыми швами суммарная угловая деформация β (рис. 16, а) будет определяться не только неравномерностью разогрева поясного листа по толщине (β1) (рис. 16, б), но и поворотом этого листа как жесткого целого относительно стенки на некоторый угол β2 (рис. 16, в) за счет поперечного сокращения металла углового шва.

:

1- пояс, 2 - стенка

Рисунок 16. Угловая деформация при сварке тавровых соединений

В случае сварки тавровых соединений угол β1 также находят по номограмме (рис. 18) Угол β2 свободного поворота поясного листа от поперечной усадки углового шва мало зависит от режима сварки и равен 0,024 рад. При определении β1 по номограмме необходимо учитывать, что расчетной толщиной δр является толщина пояса δ, и в пояс вводится количество тепла

(38)

При сварке второго углового шва в тавровом соединении поворот поясного листа как жесткого целого относительно стенки невозможен (β2 == 0). Однако за счет той же поперечной усадки углового шва в направлении гипотенузы пояс со стороны второго углового шва повернется на угол βк (см. рис. 16, г):

(39)

где εт — деформация, соответствующая пределу текучести металла; D — коэффициент, зависящий от величины катета K, толщины пояса δп и стенки δст (определяют по графику на рис. 20).

Пример 1 Определить угловую деформацию при сварке полки толщиной δп = 14 мм к стенке толщиной δс = 10 мм тавровой балки односторонним угловым швом с катетом К = 8 мм (рис. 23). Режим сварки: I = 600 A, U = 36 В, v = 30 м/ч, к. п. д. нагрева η== 0,85.

Рисунок  23.   Элементы   угловой    деформации при сварке втавр   от первого углового шва

Рисунок 24.    Элементы   угловой   деформации           при сварке втавр от второго углового шва

Решение

1.  Находим  эффективную мощность нагрева

2. Определяем количество теплоты, вводимой в полку,

3. Находим параметр

4. По номограмме (рис. 18) определяем угол изгиба поясного листа. Если скорость сварки v = 0,8 см/с, то β1 = 0,028 рад.

5. Учитывая, что угол свободного поворота поясного листа β2 = 0,02... ,..0,024 рад, определяем остаточную угловую деформацию:

Пример 2. Определить угловую деформацию при сварке тавровой балки, указанную в примере 1, двусторонним угловым швом (рис.  24).

###### Решение

1. В этом случае после сварки шва 1 будет угловая деформация, определенная в примере 1, где угол β= 0,05 рад

2. После сварки шва 2 полка не может повернуться как жесткое целое относительно стенки. Однако в результате поперечной усадки второго углового шва в направлении гипотенузы пояс повернется на угол

3. Находим значение εт для материала сталь марки СтЗ:

4. По графику  (рис.  20)  определяем  значение

б. Находим угол

Учитывая, что β1 / = β1 остаточный прогиб

Задание на практическую работу

1.Определить угловую деформацию при  сварке тавровых соединений согласно заданному варианту. Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 5.

2.Проверить полученные результаты с помощью компьютерной программы «NiDugl».

Таблица 5 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры , мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п | ст | к |  |  |  |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 30 | 600 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 20 | 500 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 10 | 400 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Титановый сплав | 50 | 300 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Титановый сплав | 10 | 200 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Титановый сплав | 20 | 100 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 30 | 200 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 40 | 300 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 50 | 400 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 10 | 300 | 8 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа №7

ДЕФОРМАЦИИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ

Цель работы: Изучение методики определения возможности потери устойчивости листовых элементов, возникающих при сварке и приобретение навыков решения конкретных инженерных задач, связанных с расчетом напряженно- деформированного состояния в сварных соединениях.

Краткие теоретические сведения

Потеря устойчивости — это мгновенная потеря первоначальной формы равновесия под действием сжимающих сил, например, для пластин переход из плоской формы в криволинейную форму равновесия.

Потере устойчивости в основном подвержены плоские листовые элементы небольшой толщины (3...8 мм).

При сварке мгновенная потеря первоначальной формы равновесия встречается редко, так как с момента начала выполнения сварного шва в результате временных перемещений из плоскости свариваемые элементы изменяют свою первоначальную форму и действие после-сварочных сжимающих сил осуществляется на элемент, имеющий начальное искажение формы.

Однако поскольку временные перемещения незначительны по величине или их развитие принудительно устраняется применением сборочно-сварочного приспособления в сварочных задачах по определению потери устойчивости, принимаем, что листовые элементы не имеют начальных искажений формы вплоть до момента действия остаточных сварочных напряжений сжатия.

Тогда условие возможности потери   устойчивости имеет вид

(40)

В этом условии напряжения сжатия σсж представляют собой собственные сварочные напряжения или соответствующим образом просуммированные сварочные и рабочие напряжения, если необходимо определить устойчивость при эксплуатации.

Критические напряжения σкр зависят от многих факторов и в общем случае их определяют по формуле

(41)

где k — коэффициент, зависящий от геометрических размеров; D — цилиндрическая жесткость пластины; b — ширина (радиус) пластины; δ — толщина пластины.

Таким образом, решение задачи о возможности потери устойчивости сводится в основном к двум этапам: определению σсж и коэффициента k. .

Условие (характер) закрепления кромок листового элемента зависит от соотношения Iзад/Iлист. эл. Чем больше это соотношение, тем более жесткие условия заделки кромки.

По степени жесткости заделки различают следующие случаи закрепления кромок (рис. 25):

Рисунок 25. Схемы заделки кромок листовых элементов

кромка свободна (рис.  25, а), т. е. на кромку не действует изгибающий момент М, но возможны перемещения как в плоскости v ≠ О, так и из плоскости u ≠ О точек на кромке;

кромка шарнирно оперта (рис. 25, б), когда отсутствует на кромке момент, ограничено перемещение из плоскости и = 0. Возможно только перемещение в плоскости; v≠О.

кромка упруго защемлена (рис. 25, г); точки кромки имеют перемещение v≠Q и u≠0, изгибающий момент не равен нулю (М≠0). Жесткость упругого защемления можно оценивать коэффициентом α = (bD)/GIK, где b — ширина (радиус) пластины; GIK — крутильная жесткость продольных кромок вместе с сопрягаемым элементом. При а = оо имеется шарнирное опирание, а при α = 0 — жесткое защемление;

кромка жестко защемлена (рис. 25, в); точки кромки не могут иметь перемещений v и u момент М ≠ 0.

Задача определения условий закрепления листовых элементов в реальной сварной конструкции требует тщательного анализа возможной деформации кромки в месте ее сопряжения с другими элементами в условиях соответствующего нагружения сварочными силами.

Определив характер закрепления кромок, находим схему действия на элемент сил и с учетом размеров элемента по таблицам  выбираем значение коэффициента k.

В табл. Г1 приведено несколько примеров определения коэффициента k для наиболее часто встречающихся условий нагружения и закрепления листовых элементов в сварных конструкциях.

Для круглых и кольцевых пластин, нагруженных радиальным сжатием (рис. 26), критическое значение σr кр определим по формуле.

(42)

В формуле (42) коэффициент k определяется по графику  (рис. 28).

Практический интерес представляет определение устойчивости кольцевой пластины, нагруженной по внутреннему краю растягивающими силами (рис. 27). Если d > a (вварка патрубков, фланцев и др.), то кольцевая пластина теряет устойчивость не от радиального сжатия, а от окружных сжимающих сил . При этом значение критических окружных напряжений не зависит от внешнего радиуса и условий закрепления;

(43)

Определение деформаций листовых элементов в результате потери устойчивости представляет собой самостоятельную задачу и в настоящем пособии не рассматривается.

Рисунок 26 - Нагружение   кольцевых   пластин   радиальным сжатием

Рисунок 27 - Радиальное растяжение кольцевой пластины

Рисунок.27 - График   определения  коэффициента  k для кольцевых пластин

Пример 1. Определить возможность потери устойчивости листового элемента толщиной δ = 6 мм, приваренного по продольным кромкам к равнобоким уголкам 50 X 50. Материал: сталь марки СтЗ. Пусть ширина зоны пластических деформаций bп от сварки одного шва равна 8 см (рис. 29).

Решение: 1. Определяем продольную усадочную силу Рус пр от сварки двух швов

по	формуле

2. Находим площадь поперечного сечения соединения

3. Определяем напряжения сжатия

4. Находим коэффициент жесткости заделок кромок

Рисунок 29- Определение   потери   устойчивости листового элемента

Рисунок 30- Определение   потери  устойчивости пластины с круговым швом.

5. По табл.Г1 принимаем упругое защемление продольных кромок и для расчетной схемы 2 по отношению L/B = 2,5 выбираем значение коэффициента k = 5.

6. По формуле (41) находим значение критических напряжений

7. Поскольку σсж>σкр, листовой элемент потеряет устойчивость.

Пример 2. Определить возможность потери устойчивости плоского круглого днища радиусом d/2 = 1500 мм и толщиной δ= 10 мм при вварке встык врезного элемента радиусом R = 150 мм. Ширина зоны пластических деформаций bп равна 7 см (рис. 30).

###### Решение

1. Находим радиальные напряжения на границе пластической зоны  предположив, что

2. Определяем значение критических напряжений:

3.  Если        	то днище не потеряет устойчивость.

Задание на практическую работу

1.Определить возможность потери устойчивости пластины, приваренной по продольным кромкам к равнобоким уголкам 50 X 50 ( Рис.29). Материал, режим сварки, размеры пластин приведены в табл. 1.

2.Определить возможность потери устойчивости плоского круглого днища радиусом d/2 и толщиной δ при вварке встык врезного элемента радиусом R  ( Рис.30). Материал, режим сварки, размеры  приведены в табл. 6.

3. Расчет ширины зоны пластических деформаций и усадочной силы произвести с помощью компьютерной программы «NiDplas».

Таблица 6 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры , мм |  |  | Iсв, А | Uд,В | νсв, м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | R |  |  |  |  |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 3000 | 600 | 20 | 1100 | 38 | 18 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 2000 | 500 | 18 | 1000 | 37 | 18 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 1000 | 400 | 16 | 950 | 36 | 24 |
| 4 | Титановый сплав | 1500 | 300 | 14 | 900 | 35 | 24 |
| 5 | Титановый сплав | 1000 | 200 | 12 | 850 | 34 | 30 |
| 6 | Титановый сплав | 2000 | 100 | 10 | 800 | 33 | 30 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 3000 | 200 | 8 | 750 | 32 | 36 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 4000 | 300 | 6 | 650 | 31 | 36 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 500 | 40 | 4 | 550 | 30 | 36 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 1000 | 300 | 8 | 700 | 35 | 36 |

Практическая работа №8

ДЕФОРМАЦИИ СКРУЧИВАНИЯ

Цель работы: Изучение методики определения остаточных  деформаций скручивания, возникающих при сварке и приобретение навыков решения конкретных инженерных задач, связанных с расчетом напряженно- деформированного состояния в сварных соединениях.

Краткие теоретические сведения

Деформации скручивания наиболее часто встречаются в конструкциях балочного типа со значительной протяженностью продольных швов.

Рисунок 31. Скручивание   тонкостенной   цилиндрической    оболочки при сварке продольного шва

Основной причиной появления такого вида деформации является различная величина временных продольных перемещений свариваемых кромок, приводящих к их взаимному смещению. Смещение кромок может быть вызвано неодинаковым тепловым состоянием металла свариваемых кромок, различной жесткостью сопрягаемых элементов, упругим сдвигом элементов в результате сборки и др.

Рассмотрим сварку с теплоотводом тонкостенной цилиндрической
оболочки одним продольным швом (рис. 31). Выделим впереди дуги
на кромках элементы бесконечно малой длины. Если по каким-либо
причинам имеется неодинаковый тепловой контакт теплоотводящих
прижимов по обе стороны шва, то в результате неодинакового теплового состояния металла элементы получают различное тепловое удлинение: на одной кромке удлинение Δl1 = αT1l,а на второй кромке Δl2 = αT2l. При T1 > T2 имеем Δl1> Δl2 что приводит к смещению Δl1=Δl1-Δl2  Последующее выполнение шва на участке l «свяжет» эти два элемента, и при охлаждении, начиная с момента восстановления упругих свойств металла, будет происходить совместная деформация этих элементов, вызывая в элементе первой кромки напряжение
растяжения, а в элементе второй кромки — напряжение сжатия, пропорциональное смещению.

Если в таком состоянии оболочку разрезать по оси шва, то она сдеформируется, как показано на рис. 31, а, б, в. Чтобы вернуть ее в состояние после сварки, необходимо по торцам оболочки приложить моменты M, вызывающие ее закручивание.

Угол закручивания φ определяем по формуле :

(44)

где L — длина продольного шва;	                   — смещение   кромок;

ωк—удвоенная  площадь,   охватываемая	средней линией тонкостенного сечения.

Таким образом, основная задача при определении деформации скручивания — нахождение значения взаимного смещения в каждом конкретном случае с учетом факторов, вызывающих такое смещение. В настоящее время вопрос этот мало изучен.

Пример. Определить угол закручивания при сварке продольного шва стальной тонкостенной (δ = 1 мм) цилиндрической трубы длиной L = 1000 мм и внутренним диаметром d = 100 мм при условии, что теплоотводы обеспечивают на кромках разность температур ΔT = 30 °С.

Решение:

1. Находим взаимное смещение кромок:

2. Определяем значение

3. Находим угол закручивания по формуле (44):

Задание на практическую работу

Определить угол закручивания при сварке продольного шва стальной тонкостенной цилиндрической трубы длиной L и внутренним диаметром d = при условии, что теплоотводы обеспечивают на кромках разность температур ΔT.

Таблица 7 – Данные для задачи

| Вариант | Материал пластины | Размеры , мм |  |  | ΔT, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | d |  |  |
| 1 | Малоуглеродистая сталь | 3000 | 600 | 2.0 | 20 |
| 2 | Малоуглеродистая сталь | 2000 | 500 | 1.8 | 40 |
| 3 | Малоуглеродистая сталь | 1000 | 400 | 1.6 | 95 |
| 4 | Титановый сплав | 1500 | 300 | 1.4 | 90 |
| 5 | Титановый сплав | 1000 | 200 | 1.2 | 85 |
| 6 | Титановый сплав | 2000 | 100 | 1.0 | 80 |
| 7 | Высоколегированная сталь | 3000 | 200 | 1.8 | 75 |
| 8 | Высоколегированная сталь | 4000 | 300 | 1.6 | 65 |
| 9 | Высоколегированная сталь | 500 | 40 | 1.4 | 55 |
| 10 | Высоколегированная сталь | 1000 | 300 | 1.8 | 70 |

Контрольные вопросы

- Приведите классификацию сварочных деформаций.

- Что представляет собой деформация продольного укорочения и каковы причины ее образования? Дайте определение продольной усадочной силы.

- Докажите, что

- Зависит ли величина продольной усадочной силы от режима сварки и размеров сварного соединения?

- В каких случаях возникает усадочная сила от поперечной усадки и как она определяется?

- Запишите формулу для определения продольного укорочения при сварке продольного стыкового шва.

- Что представляет собой деформация поперечного укорочения, и каковы причины ее образования?

- Дайте определение поперечной усадочной силы Рус поп и запишите формулы для  ее определения.

- Как влияет скорость сварки на поперечное укорочение?

- Как влияет зазор на величину поперечного укорочения?

- Зависит ли поперечное укорочение от режима сварки и размеров свариваемых пластин?

- Из каких слагаемых состоит продольное укорочение при сварке продольных и поперечных швов?

- Как учитывается жесткость закрепления сварного соединения на поперечное укорочение при сварке встык?

- Что представляет собой деформация изгиба и каковы причины ее образования?

- 15. Определите прогиб при сварке встык двух пластин различной   ширины.

- 16.  Какова   методика   определения   деформации   изгиба   сварного   соединения с несколькими  швами?

- 17. В каких случаях образуется деформация изгиба сварного соединения в двух плоскостях?

- 18. В  чем  заключаются основные  причины  образования  угловой  деформации при  сварке?

- 19.  Какими   составляющими   определяется   угловая   деформация   при   сварке тавровых соединений?

  - Как зависит угловая деформация от относительной глубины привара?

  - Как зависит угловая деформация от скорости сварки?

  - Чем отличается угловая деформация при выполнении углового и стыкового швов?

  - Как определяется угловая деформация при многопроходной стыковой сварке?

- 24.  Какое влияние оказывает количество проходов   на величину угловой

- деформации?

- В чем состоит явление потери устойчивости?

- 26.  Какие элементы   сварных   конструкций   подвержены   деформации    потери устойчивости?

- 27.  Запишите   в  общем   виде   условие   устойчивости.

- В чем состоит решение сварочной задачи о потере устойчивости?

- От чего зависит жесткость закрепления кромок листового элемента и как она учитывается  при  определении  критического значения  напряжения?

- Какова причина образования деформации скручивания и при сварке каких конструкций она встречается?

- Какой величиной характеризуется деформация скручивания и от каких параметров она зависит?

- Запишите формулы для определения продольного укорочения и максимального прогиба балки от сварки продольных швов.

- В чем состоит метод «сшивания» при определении продольных деформаций от сварки поперечных швов?

- Совпадает ли в общем случае плоскость изгиба балки несимметричного профиля с плоскостью действия изгибающего момента?

- Покажите на рисунке остаточную деформацию узкой полосы после нагрева одной из продольных кромок.

- Какую деформацию будут иметь две половины сварного соединения после разрезки его по оси шва на две части?

- Какую продольную деформацию будет иметь зона остаточных пластических деформаций сварного стыкового соединения после ее вырезки из соединения?

- Какой вид имеет деформация при сварке кольцевых швов тонкостенных цилиндрических обечаек?

- В результате действия каких сил образуется деформация при сварке кольцевых швов цилиндрических обечаек?

- Какие деформации образуются при сварке продольных швов тонкостенных цилиндрических обечаек?

Приложение А

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИЙ В ПЛОСКОСТИ СВАРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

При запуске программы NiDplos на мониторе появляется окно программы:

Рисунок 1

Выставив соответствующие параметры режима сварки и свариваемых листов нужно нажать кнопку «Расчёт», после чего заполняются пустые поля рассчитываемых параметров.

Рисунок 2

В интерфейсе широко практикуется система всплывающих подсказок, когда разместив указатель мыши над текстом, содержащим название какой-либо величины, в данном случае над текстом «bп,мм=» можно узнать, что данная величина отражает ширину второго свариваемого листа в миллиметрах. Простые и типовые величины, такие как сварочный ток, могут не содержать комментариев.

Для того, чтобы изменить размерность скорости сварки с см/с (мм/с) на м/ч достаточно щёлкнуть мышью непосредственно по размерности.

При выходе каких-либо рассчитываемых величин из программно обусловленных пределов выдаётся сообщение об этом:

Рисунок 3

Вариантом решения данной проблемы может быть корректировка исходных данных.

Например, в данном случае, при выходе погонной энергии из пределов 2.7…18.9 кДж/см2  выдано вышеприведенное сообщение.

Для устранения данной проблемы можно уменьшить ток или напряжение или увеличить скорость сварки (можно и уменьшить КПД нагрева ).

Программа сконфигурирована под свариваемый материал Ст3, при необходимости расчета под иной материал нужно изменить параметры в меню «Настройки»

## Примечания:

## 1.Там где программа требует ввести целочисленное значение нужно вводить только целые числа, где вещественные – любые числа, причём в качестве разделителя целой и дробной частей используется запятая. При нарушении этих условий внутри программы возникает критическая ошибка, ведущая к прекращению работы с приложением, защита от которой не предусмотрена.

2.При вводе значений предпочтительнее пользоваться программными средствами изменения величины, такими как кнопки изменения параметра.

3.Параметры внутрипрограммных ограничений:

Iсв,А=50…2000 – сварочный ток;

Uд,В=18…60 – напряжение дуги;

Vсв,м/ч(мм/с)=0.5(0.1)…95(27.0) – скорость сварки;

КПД,%=20…100 – КПД нагрева;

dl,мм=1…100 – толщина свариваемых листов;

bл,мм=10…990 – толщина первого свариваемого листа;

bп,мм=10…990 – ширина второго свариваемого листа;

L,мм=10…10000 – длина сварного шва.

Sт,Мпа=50…2000 – предел текучести материала;

cq,Дж/см3К=4.8…5.2  – объёмная теплоемкость;

Т*=400…800 оС – температура потери материалом своих упругих свойств;

Приложение Б

#### ПРОГРАММА РАСЧЕТА УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СВАРНЫХ

#### СОЕДИНЕНИЙ

При запуске программы NiDugl на мониторе появляется окно программы со всеми видимыми компонентами:

Рисунок 1

В начале нужно выбрать тип сварного соединения с помощью меню программы, об этом также сообщается в строке статуса, для этого достаточно щёлкнуть левой мышкой по меню, при этом появляется подменю, требующее выбор таврового или стыкового соединения:

Рисунок 2

При выборе стыкового соединения нужно выбрать подменю «Сварка листов встык» после чего прелагается выбор: «Однопроходная» или «Многопроходная» сварка. При выборе однопроходной сварки окно программы приобретает следующий вид:

Рисунок 3

В интерфейсе широко практикуется система всплывающих подсказок, когда разместив указатель мыши над текстом, содержащим название какой-либо величины, в данном случае над текстом «Dл,мм=» можно узнать, что данная величина отражает толщину свариваемых листов в миллиметрах. Простые и типовые величины, такие как сварочный ток, могут не содержать комментариев.

Для расчёта нужно ввести необходимые параметры режима сварки и типа сварного соединения и нажать кнопку «Расчёт», после чего заполняются соответственные пустые ячейки таблицы.

Рисунок 4

Для того, чтобы изменить размерность скорости сварки с см/с (мм/с) на м/ч достаточно щёлкнуть мышью непосредственно по размерности. Результат расчёта угловой деформации выводится  в формате: радианы (градусы).

### При выборе многопроходной сварки расчёт протекает по тому же сценарию:

Рисунок 5

Для изменения стороны наложения шва нужно щёлкнуть мышью по любой ячейке того прохода, сторону наложения которого нужно изменить, об этом же сообщается в строке статуса.

При выборе меню «Сварка листов в тавр» выпадает меню, определяющее с одной стороны будут налагаться сварные швы или с двух..

При выборе меню «Односторонним швом» и нажатии кнопки «Расчёт» происходят соответствующие вычисления без каких-либо особенностей.

Если произвести расчёт по меню «Сварка листов в тавр»\ «Одностооронним швом»  программа может иметь следующий вид:

Рисунок 6

Если выбрано последовательное наложение первого и второго угловых швов, то в первой строке таблицы производятся общие вычисления погонной энергии, тепловложения, коэффициентов и угловых деформаций, во второй строке – угловая деформация для той части листа на которую был наложен первый угловой шов, во второй строке – для второго углового шва после того как наложен первый шов.

Если переключатель поставить в положение одновременного наложения швов, то будут произведены соответствующие расчёты.

## Примечания:

## 1.Там где программа требует ввести целочисленное значение нужно вводить только целые числа, где вещественные – любые числа, причём в качестве разделителя целой и дробной частей используется запятая. При нарушении этих условий внутри программы возникает критическая ошибка, ведущая к прекращению работы с приложением, защита от которой не предусмотрена.

2.При вводе значений предпочтительнее пользоваться программными средствами изменения величины, такими как кнопки изменения параметра.

3.Параметры внутри программных ограничений:

Iсв,А=50…2000 – сварочный ток;

Uсв,В=10…100 – сварочное напряжение;

Vсв,см/с(м/ч)=0.12(4.32)…1.2(43.2) – скорость сварки;

Провар,%=1…100 - степень провара сварного соединения;

Dл,мм=1…100 - толщина свариваемого листа:

D1,мм=1..20 – толщина металла, наплавляемого за первый проход;

n=1…40 – количество проходов;

Dп,мм=1…100 - толщина полки;

Dс,мм=1…20(но не больше Dп) – толщина стенки;

бета2,рад=0.020…0.024 – угол от усадки металла шва;

K,мм=1…25 – катет шва;

Sт,МПа=50…1500 – предел текучести материала;

# Приложение В

Рисунок 1 – Схема возникновения сварочных деформаций

Рисунок 2 – Метод    Г. А. Николаева

# Приложение Г

# Таблица 1-Теплофизические и  механические   характеристики, принятые при определении остаточных сварочных деформаций и напряжений

|  | ## Значение величин для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование величин | малоуглеродистой стали СтЗ | нержавеющей стали 1XI8H9 | алюминиево-магниевого сплава АМг5В | титанового сплава ВТ1 |
| Коэффициент линейного расширения α, 1/°С . . . | 12. 10-6 | (18…20) .10-6 | 25 .10 -6 | 9.10-6 |
| Объемная теплоемкость сγ, Дж/см3 .°С | 5,2 | 5,0 | 2,9 | 3,1 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/ см .°С | 0,38 | 0,25 | 2,5 | 0,16 |
| Температуропроводность а, см2/с | 0,085 | 0,053 | 0,500 | 0,053 |
| Температура плавления Тпл, 0С | 1530 | 1460 | 630 | 1700 |
| Температура Т0, при которой материал в момент нагрева теряет свои упругие свойства и переходит в пластичное состояние, °С | 600 | 900 | 500 | 700 |
| Температура Тy,.до которой при нагреве сохраняются упругие свойства материала, °С ...... | 500 | 700 | 200 |  |
| Временное сопротивление σв, кН/см2 | 42 | 45 | 30 | 50—60 |
| Предел текучести σт или σ02, кН/см2 | 24 | 21 | 14 | 40 |
| Модуль упругости Е, кН/см2 | 2.10 4 | 1,6.10 4 | 0,6 .10 4 | 1,12.10 4 |
| Упругая деформация, пропорциональная пределу текучести εт или ε02 | 12.10 - 4 | 13,1 .10 - 4 | 22,7 .10 - 4 | 35,7. 10 - 4 |

Приложение Д

Таблица 1- Примеры определения коэффициента k

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к практическим работам по дисциплине

"Напряжения и деформации при сварке"

(для студентов специальности 7.092301

“ Технология и оборудование сварки»)

Составители    Виктор Анатольевич Пресняков

Редактор        Нелли Александровна Хахина

192/01. Подп. в печать.                       Формат 60х84/16

Офсетная печ. Усл.печ.л.                Уч.-изд.л.          Тираж 100          ____________________________________________________________

ДГМА, 84313, г.Краматорск, ул. Шкадинова, 72