ТЕСТЫ НИД

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если сила тока увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если расчетная толщина пластины увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) уменьшится в 4 раза

г) увеличится в 4 раза

д) не изменится

Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если напряжение уменьшится в 1,5 раза?

а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 1,5 раза

в) увеличится в 1,5 раза

г) уменьшится в 3 раза

д) не изменится

4. Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если КПД уменьшится в 1,1 раза?

а) увеличится в 1,1 раза

б) уменьшится в 1,1 раза

в) увеличится на 1,1

г) уменьшится на 1,1

5. Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле b1=0,484qvδ0cγТ0, где q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины; сγ — удельная теплоемкость; Т0 — температура, при которой металл переходит в полностью пластическое состояние.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если скорость сварки увеличится в 1,2 раза?

а) увеличится в 1,2 раза

б) уменьшится в 1,2 раза

в) увеличится в 2,4 раза

г) уменьшится в 2,4 раза

Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если скорость сварки уменьшится в 1,8 раз?

а) увеличится в 1,8 раз

б) уменьшится в 1,8 раз

в) увеличится в 3,6 раз

г) уменьшится в 3,6 раз

д) не изменится

7. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если сила тока уменьшится в 2,2 раза?

а) увеличится в 2,2 раза

б) уменьшится в 2,2 раза

в) увеличится в 4,4 раза

г) уменьшится в 4,4 раза

д) не изменится

8. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если напряжение увеличится в 1,3 раз?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

д) не изменится

9. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если расчетная толщина пластины уменьшится в 3 раза?

а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 3 раза

в) увеличится в 6 раз

г) уменьшится в 6 раз

д) не изменится

10. Удельная тепловая мощность определяется по формуле q0=qvδ0, где  q – эффективная мощность сварочной дуги (q=ηIU, где η — КПД, I — сила тока, U - напряжение); v — скорость сварки; δ0 — расчетная толщина пластины.

Как изменится удельная тепловая мощность, если КПД уменьшится в 1,15 раз?

а) увеличится в 1,15 раз

б) уменьшится в 1,15 раз

в) увеличится в 2,3 раз

г) уменьшится в 2,3 раз

д) не изменится

    - Прогиб от продольной усадочной силы определяется по формуле , где Рпрус  — продольная усадочная сила; епр — эксцентриситет продольной усадочной силы; L — длина пластины; Е — модуль упругости; J — момент инерции поперечного сечения.

Как изменится прогиб от продольной усадочной силы, если момент инерции поперечного сечения увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

12. Прогиб от продольной усадочной силы определяется по формуле , где Рпрус  — продольная усадочная сила; епр — эксцентриситет продольной усадочной силы; L — длина пластины; Е — модуль упругости; J — момент инерции поперечного сечения.

Как изменится прогиб от продольной усадочной силы, если эксцентриситет продольной усадочной силы увеличится в 1,5 раза?

а) увеличится в 1,5 раза

б) уменьшится в 1,5 раза

в) увеличится в 3 раза

г) уменьшится в 3 раза

д) не изменится

13. Прогиб от продольной усадочной силы определяется по формуле , где Рпрус  — продольная усадочная сила; епр — эксцентриситет продольной усадочной силы; L — длина пластины; Е — модуль упругости; J — момент инерции поперечного сечения.

Как изменится прогиб от продольной усадочной силы, если длина пластины увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

14. Прогиб от продольной усадочной силы определяется по формуле , где Рпрус  — продольная усадочная сила; епр — эксцентриситет продольной усадочной силы; L — длина пластины; Е — модуль упругости; J — момент инерции поперечного сечения.

Как изменится прогиб от продольной усадочной силы, если продольная усадочная сила уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

15. Прогиб от продольной усадочной силы определяется по формуле , где Рпрус  — продольная усадочная сила; епр — эксцентриситет продольной усадочной силы; L — длина пластины; Е — модуль упругости; J — момент инерции поперечного сечения.

Как изменится прогиб от продольной усадочной силы, если длина пластины уменьшится в 3 раза?

а) увеличится в 3 раза

б) уменьшится в 6 раз

в) увеличится в 9 раз

г) уменьшится в 9 раз

д) не изменится

    - Ширина зоны упруго-пластических деформаций определяется по формуле , где к2  — коэффициент, определяемый по номограмме; В — ширина пластины; b1 — ширина зоны только пластических деформаций.

Как изменится ширина зоны упруго-пластических деформаций, если кофффициент увеличится в 1,2 раза?

а) увеличится в 1,2 раза

б) уменьшится в 1,2 раз

в) увеличится в 2,4 раз

г) уменьшится в 2,4 раз

д) не изменится

17. Ширина зоны упруго-пластических деформаций определяется по формуле , где к2  — коэффициент, определяемый по номограмме; В — ширина пластины; b1 — ширина зоны  только пластических деформаций.

Как изменится ширина зоны упруго-пластических деформаций, если разница между шириной пластины и шириной зоны пластических деформаций уменьшится в 1,1 раза?

а) увеличится в 1,1 раза

б) уменьшится в 1,1 раз

в) увеличится в 2,2 раз

г) уменьшится в 2,2 раз

д) не изменится

    - Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле , где  b1 — ширина зоны  только пластических деформаций;  b2 — ширина зоны упруго-пластических деформаций.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если  ширина зоны  только пластических деформаций увеличится на 1,2 см?

а) увеличится на 1,2 см

б) уменьшится на 1,2 см

в) увеличится в 1,2 раза

г) уменьшится в 1,2 раза

д) не изменится

19. Ширина зоны пластических деформаций определяется по формуле , где  b1 — ширина зоны  только пластических деформаций;  b2 — ширина зоны упруго-пластических деформаций.

Как изменится ширина зоны пластических деформаций, если  ширина зоны упруго-пластических деформаций уменьшится на 0,5 см?

а) увеличится на 0,5 см

б) уменьшится на 0,5 см

в) увеличится в 0,5 раз

г) уменьшится в 0,25 раз

д) не изменится

    - Касательные напряжения определяются по формуле , где Q — перерезывающая сила; S — статический момент; b — ширина поперечного сечения; J — момент инерции.

Как изменится касательное напряжение, если перерезывающая сила увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раз

в) увеличится в 4 раз

г) уменьшится в 4 раз

д) не изменится

21. Касательные напряжения определяются по формуле , где Q — перерезывающая сила; S — статический момент; b — ширина поперечного сечения; J — момент инерции.

Как изменится касательное напряжение, если ширина поперечного сечения уменьшится в 1,3 раза?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

д) не изменится

22. Касательные напряжения определяются по формуле , где Q — перерезывающая сила; S — статический момент; b — ширина поперечного сечения; J — момент инерции.

Как изменится касательное напряжение, если статический момент уменьшится в 2,1 раза?

а) увеличится в 2,1 раза

б) уменьшится в 2,1 раза

в) увеличится в 4,2 раза

г) уменьшится в 4,2 раза

д) не изменится

23. Касательные напряжения определяются по формуле , где Q — перерезывающая сила; S — статический момент; b — ширина поперечного сечения; J — момент инерции.

Как изменится касательное напряжение, если момент инерции уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Свободное поперечное укорочение с учётом того, что зазор отсутствует определяется по формуле:

=παТbп2=3,1412⋅10−6600×952=0,1см

где:	α — коэффициент линейного температурного расширения;

Т — температура при которой металл переходит из упругого состояния в полностью пластическое состояние;

bп — ширина зоны пластической деформации;

Как изменится величина свободного поперечного укорочения (с учётом отсутствия зазора), при увеличении зоны пластической деформации:

а) увеличиться;

б) не изменится;

в) уменьшится;

г) ширина зоны пластической деформации величина постоянная, её нельзя изменить.

Как изменится величина свободного поперечного укорочения (с учётом отсутствия зазора), при уменьшении зоны пластической деформации:

а) уменьшится;

б)ширина зоны пластической деформации величина постоянная, её нельзя изменить;

в) увеличиться;

г)не изменится.

Момент  инерции  поперечного  сечения  пластин определяется по формуле:

J=δ2B312=1,8⋅108мм4.

где:	δ — толщина пластины;

В — ширина пластины.

Как влияет толщина пластины на момент  инерции  поперечного  сечения  пластин:

а) с увеличением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

б) с уменьшением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

в)на момент инерции поперечного сечения пластин толщина пластины влияние не оказывает;

г) с увеличением  толщины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин уменьшиться;

Как влияет ширина пластины на момент  инерции  поперечного  сечения  пластин:

а) с увеличением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

б) с уменьшением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин увеличиться;

в)на момент инерции поперечного сечения пластин ширина пластины влияние не оказывает;

г) с увеличением  ширины пластины момент  инерции  поперечного  сечения  пластин уменьшиться;

3. Продольная усадочная сила определяется по формуле:

Pуспр=δπσТbп14−λ1π+bп24−λ2π

где	λ1 = bп1 / В1;  λ 2=  bп2 / В2.; bп1 , bп2 - ширина зоны пластических деформаций на 1и 2 пластинах; В1 , В2 - ширина 1-ой и 2-ой пластины; δ- толщина пластин; σт- предел текучести материала сварной конструкции.

Как изменится продольная усадочная сила, если предел текучести материала увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если предел текучести материала уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если толщина пластины уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если толщина пластины увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 4 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 2 раза

г) уменьшится в 4 раза

д) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина пластины уменьшится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина пластины увеличится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина зоны пластической деформации bп1 уменьшится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина зоны пластической деформации bп1 увеличится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина зоны пластической деформации bп2 уменьшится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

Как изменится продольная усадочная сила, если ширина зоны пластической деформации bп2 увеличится?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

ΔL=PусLEF, где Рус — продольная усадочная сила, кН, L – длина свариваемых пластин, см, Е — модуль упругости материала, кН/см2, F – площадь поперечного сечения, см2 (F=δB, где δ — толщина пластин, см, В — ширина пластин, см)

Как изменится продольная деформация, если площадь поперечного сечения увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если толщина пластин δ увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если ширина пластин В уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если длина свариваемых пластин увеличится в 4 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если продольная усадочная сила увеличится в 4 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если длина свариваемых пластин уменьшится в 1,3 раза?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

Напряжение деформаций определяется по формулам: σ=PFи σ=εЕ, где ε — деформации (ε=ΔLL)

Как изменится напряжение деформаций, если сила Р увеличится в 1,5раза?

а) увеличится в 1,5 раза

б) уменьшится в 1,5 раза

в) увеличится в 3 раза

г) уменьшится в 3 раза

Как изменится напряжение деформаций, если площадь поперечного сечения F уменьшится в 1,9 раз?

а) увеличится в 1,9 раза

б) уменьшится в 1,9 раза

в) увеличится в 3,8 раза

г) уменьшится в 3,8 раза

Как изменится напряжение деформаций, если увеличить деформации ε  в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится напряжение деформаций, если L увеличиться в 3,1 раза?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

Продольная деформация определяется по формулеΔL=PусLEF, где Рус — продольная усадочная сила, кН, L – длина свариваемых пластин, см, Е — модуль упругости материала, кН/см2, F – площадь поперечного сечения, см2 (F=δB, где δ — толщина пластин, см, В — ширина пластин, см)

Как изменится продольная деформация, если площадь поперечного сечения увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если толщина пластин δ увеличится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если ширина пластин В уменьшится в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если длина свариваемых пластин увеличится в 4 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если продольная усадочная сила увеличится в 4 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится продольная деформация, если длина свариваемых пластин уменьшится в 1,3 раза?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

Напряжение деформаций определяется по формулам: σ=PFи σ=εЕ, где ε — деформации (ε=ΔLL)

Как изменится напряжение деформаций, если сила Р увеличится в 1,5раза?

а) увеличится в 1,5 раза

б) уменьшится в 1,5 раза

в) увеличится в 3 раза

г) уменьшится в 3 раза

Как изменится напряжение деформаций, если площадь поперечного сечения F уменьшится в 1,9 раз?

а) увеличится в 1,9 раза

б) уменьшится в 1,9 раза

в) увеличится в 3,8 раза

г) уменьшится в 3,8 раза

Как изменится напряжение деформаций, если увеличить деформации ε  в 2 раза?

а) увеличится в 2 раза

б) уменьшится в 2 раза

в) увеличится в 4 раза

г) уменьшится в 4 раза

Как изменится напряжение деформаций, если L увеличиться в 3,1 раза?

а) увеличится в 1,3 раза

б) уменьшится в 1,3 раза

в) увеличится в 2,6 раза

г) уменьшится в 2,6 раза

Критерий угловой деформации определяется  по формуле:

где: őр  - расчётная толщина, см;

q — эфективная  тепловая мощность сварочной дуги,Вт;

V – скорость сварки, см/с;

- Как изменится значение критерия угловой деформации при увеличение  эфективнаой тепловой мощности сварочной дуги:

А) увеличится:

Б) не изменится;

В) уменьшится;

Г)эфекимвная тепловая мощность не влияет на значение критерия угловой деформации.

- Как изменится значение критерия угловой деформации при увеличение  расчётной толщины őр :

А) уменьшится;

Б) расчётная толщина не влияет на значение критерия угловой деформации;

В) увеличится;

Г) не изменится.

- Как изменится значение критерия угловой деформации при уменьшении эфективнаой тепловой мощности сварочной дуги:

А)  уменьшится;

Б) эфекимвная тепловая мощность не влияет на значение критерия угловой деформации;

В) увеличится:

Г) не изменится.

- Как изменится значение критерия угловой деформации при увеличение скорости сварки:

А) уменьшится;

Б) скорость сварки не влияет на значение критерия угловой деформации;

В) увеличится;

Г) не изменится.

- Как изменится значение критерия угловой деформации при уменьшении расчётной толщины őр :

А) увеличится:

Б) не изменится;

В) уменьшится;

Г) расчётная толщина не влияет на значение критерия угловой деформации.

- Как изменится значение критерия угловой деформации при уменьшении скорости сварки:

А) увеличится:

Б) не изменится;

В) уменьшится;

Г)  скорость сварки не влияет на значение критерия угловой деформации.

- поперечные деформации при наличие зазора

где- удельная тепловая мощность;

α — коэффициент линейного температурного расширения;

сγ — удельная теплоемкость;

- ширина зазора;

-температура пластических деформаций материала;

- исходная температура детали.

1. Как изменятся поперечные деформации, если  уменьшить силу тока и напряжение?

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

г) увеличится до определенного момента, затем начнет падать

2. Как изменятся поперечные деформации, если использовать дополнительный подогрев?

а)уменьшится

б)увеличится

в)не изменится

г)изменится по закону синусоиды

3. Что будет с поперечной деформацией, если увеличить скорость сварки?

а) уменьшится

б) увеличится

в) не изменится