Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

ПРАКТИКУМ ПО СВАРКЕ

Рабочая программа, методические указания,

вопросы для самопроверки и задания

к контрольным работам

для студентов заочной формы обучения

по специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

Утверждено

на заседании кафедры ОиТСП

Протокол № 20 от 05.06.2012 г.

Краматорск 2008

# УДК 621.791

Практикум по сварке : рабочая программа, методические указания, вопросы для самопроверки и задания к контрольным работам для студентов заочной формы обучения по специальности 7.092301 «Технология и оборудование сварки» / сост.  Цветков А.И. – Краматорск: ДГМА, 2008. –  20 с.

Приведены рабочая программа и методические указания к изучению дисциплины, вопросы для самопроверки, варианты контрольных заданий и рекомендации по их выполнению.

Составитель                                        Цветков А.И., доц.

Отв. за выпуск                                    Карпенко В.М., проф.

C О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1 | Общин методические указания................................................................ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рабочая программа и методические указания к отдельным разделам. | 4 |
|  | Раздел 1. Ручная дуговая сварка……………………………………….. | 4 |
|  | Раздел 2. Сварка под флюсом…………………………………………. | 5 |
|  | Раздел 3. Сварка в защитных газах……………………………………. | 6 |
| 3 | Контрольная работа…………………………………………………….. | 7 |
| 4 | Задания к контрольной работе (ускоренная форма обучения)………. | 8 |
| 5 | Задания к контрольной работе (обычная форма обучения)………….. | 13 |
| Список рекомендованной литературы……………………………………... |  | 19 |

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Цель данной работы – ознакомление с различными способами сварки плавлением, техникой выполнения сварных соединений различного типа и оборудованием сварочных постов.

Учебные занятия по дисциплине включают практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов над учебниками и справочной литературой и выполнение контрольных работ.

После выполнения практических и контрольных работ студент сдает экзамен.

При самостоятельном изучении дисциплины рекомендуется:

- ознакомиться с содержанием программы изучаемого раздела, литературой, рекомендуемой по программе, и методическими указаниями;

- ознакомиться с классификацией способов сварки плавлением, общей схемой и отличительными особенностями каждого способа сварки  плавлением;

- изучить технику сварки различными способами и сварочное оборудование, применяемое при различных способах сварки плавлением;

- ответить на приведенные вопросы для самопроверки.

2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ

Раздел 1. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

Программа

Оборудование поста для ручной дуговой сварки и инструмент сварщика. Однопостовые и многопостовые схемы питания сварочных постов, формирование различных типов сварных соединений, технологические особенности сварки в различных пространственных положениях, общая характеристика электродов для ручной дуговой сварки, выбор и расчет режимов сварки для различных типов сварных соединений. Приобретение практических навыков по настройке поста на заданный режим сварки, отработка техники возбуждения и поддержания дуги, выполнение различных типов сварных швов.

Методические указания

При изучении данного раздела необходимо освоить работу поста для ручной дуговой сварки и приобрести навыки правильного выбора электродов для различных марок конструкционных сталей и выбора или расчета режимов сварки для различных типов сварных соединений.

Литература [1, 2, 8].

Вопросы для самопроверки

1 Какое различие между однопостовой и многопостовой схемой?

2 Как регулируются параметры режима сварки?

3 Основные типы сварных соединений.

4 Типы покрытых электродов.

5 Из каких компонентов состоит покрытие?

6 В каких случаях сварка выполняется «горкой» и «каскадом»?

7 Как обеспечить повышение производительности при ручной дуговой сварке?

Раздел 2. Сварка под флюсом

Программа

Сущность процесса сварки под флюсом, разновидности, способы повышения производительности, влияние параметров режима сварки на формирование шва, техника выполнения стыковых односторонних и двухсторонних швов, угловых швов, методика расчета параметров режима сварки для различных типов сварных соединений. Основные конструктивные элементы автоматов тракторного и подвесного типов. Настройка автоматов на заданный режим сварки, практическое выполнение сварных швов, корректировка геометрических размеров выполненных швов в соответствии с выполненными расчетами.

Методические указания

При изучении данного раздела необходимо освоить методику расчета параметров режима сварки для различных типов сварных соединений, овладеть техникой настройки автомата на заданный режим и выполнения стыковых и угловых швов, приобрести навыки выбора флюсов и проволоки для заданной марки стали.

Литература [1, 2, 5, 8].

Вопросы для самопроверки

1 Каким образом обеспечивается защита зоны сварки?

2 Какое различие между многодуговой и многоэлектродной сваркой?

3 Как можно повысить производительность сварки?

4 Как влияет сварочный ток на формирование шва?

5 Как регулируется сварочный ток?

6 Как влияет напряжение дуги на формирование шва?

7 Что значит плавное и ступенчатое регулирование скорости сварки?

8 Как влияет состав флюса на формирование шва?

9 В каких случаях применяются остающиеся подкладки?

Раздел 3. Сварка в защитных газах

Программа

Разновидности способов сварки в защитных газах, схемы питания сварочных постов аргоном и углекислым газом, устройство редукторов, расходомеров, подогревателей и осушителей газов, основные узлы автоматов и полуавтоматов, техника сварных швов, настройка автомата и полуавтомата на заданный режим сварки.

Методические указания

При изучении данного раздела необходимо ознакомиться с конструкцией регуляторов давления газов, расходомеров, подогревателей и осушителей газов, полуавтоматов и автоматов, освоить технику выполнения различных типов сварных швов, приобрести навыки работы с оборудованием.

Литература [1, 2, 8].

Вопросы для самопроверки

1 Какие газы применяются для защиты зоны сварки?

2 В каких случаях применяется сварка импульсной дугой?

3 Каким образом регулируется расход защитного газа?

4 Как регулируется сварочный ток?

5 Что значит плавная регулировка скорости подачи электродной проволоки?

6 Почему в сочетании с углекислым газом применяется проволока дополнительно легированная марганцем и кремнием?

7 С какой целью применяется подогреватель газа?

8 Назвать основные узлы автомата и полуавтомата.

3 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Методические указания к выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется на формате школьной тетради. Ответы на вопросы должны быть полными, с необходимыми рисунками, схемами и графиками, но без излишней детализации.

В контрольной работе должны быть ссылки на использованную литературу, перечень которой обязательно приводится в конце работы.

Работа считается зачтенной, если студент получает положительную рецензию. В противном случае работа возвращается на доработку.

4 ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

(Ускоренная форма обучения)

Вариант 1

1 Разновидности сварки в углекислом газе.

2 Особые методы дуговой сварки.

3 Выбрать сварочную проволоку и флюс для сварки стали 15Х1М1Ф, дать обоснование. Рассчитать расход флюса.

Вариант 2

1 Разновидности способов сварки под флюсом.

2 Флюсы для электрошлаковой сварки.

3 Рассчитать площадь наплавленного металла за один проход при ручной дуговой сварке при IСВ = 190 А и недостающие параметры режима сварки.

Вариант 3

1  Техника выполнения электрошлаковой сварки.

2  Способы снижения металлоемкости сварных соединений.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 09Х14Н19В2БР с учетом особенностей ее свариваемости и назначения.

Вариант 4

1 Плавленные флюсы для сварки высоколегированных сталей.

2 Техника сварки не плавящимся электродом в защитных газах.

3 Рассчитать площадь наплавленного металла для стыкового шва без разделки кромок при сварке под флюсом при UД = 36 В и недостающие параметры режима сварки.

Вариант 5

1 Флюсы для сварки цветных металлов.

2 Описать сущность процесса и технику ручной дуговой сварки покрытыми электродами.

3 Рассчитать расход электродов для шва типа Т8 при ручной дуговой сварке.

Вариант 6

1 Общая характеристика сварочных порошковых проволок.

2 Особые методы дуговой сварки.

3 Рассчитать геометрические размеры одно проходного стыкового соединения при механизированной сварке на токе 600 А.

Вариант 7

1 Разновидности способов сварки под флюсом.

2 Керамические флюсы для сварки углерод истых сталей.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 15Х28 и дать обоснование.

Вариант 8

1 Техника сварки угловых швов и пути повышения производительности при автоматической сварке под флюсом.

2 Характеристика электродов с рутиловым покрытием.

3 Рассчитать расход электродной проволоки при сварке в углекислом газе шва Т6 длиной 5 мм. Толщина металла 16 мм.

Вариант 9

1  Сущность способа сварки электрозаклепками.

2 Способы повышения производительности при ручной дуговой сварке покрытыми электродами.

3 Рассчитать параметры режима сварки для стыкового шва с глубиной провара 6 мм. Сварка автоматическая под флюсом.

Вариант 10

1  Сущность способа электрошлаковой сварки.

2  Порошковая проволока для специальных сталей.

3  Рассчитать расход флюса для сварного шва длиной 3 м типа Т8 при толщине металла 16  мм.

Вариант 11

1 Керамические флюсы для сварки углеродистых сталей.

2 Разновидности сварки в углекислом газе.

3 Выбрать наименее металлоемкий вид подготовки кромок под сварку для стыкового соединения металла толщиной 24 мм и дать обоснование.

Вариант 12

1 Импульсно-дуговая сварка металлов.

2 Самозащитные порошковые проволоки.

3 Выбрать сварочные материалы для сварки под флюсом стали 30ХГСНА и дать обоснование.

Вариант 13

1 Сущность способа сварки в защитных газах.

2  Порошковые проволоки для сварки в СО2.

3 Выбрать марку электрода для ручной дуговой сварки стали 15Г2АФ и дать обоснование. Рассчитать режим сварки для соединения Т3-10.

Вариант 14

1 Характеристика электродов с рудно-кислым покрытием.

2 Сущность способа электрошлаковой сварки.

3 Выбрать электродный металл для сварки под флюсом стали 10Х14Г14Н4Т с учетом особенностей ее свариваемости и назначения.

Вариант 15

1 Характеристика электродов с фтористо-кальциевым покрытием.

2 Сущность способа сварки электрозаклепками.

3 Рассчитать расход флюса для шва типа С21 длиной 3 мм при толщине металла 20 мм.

Вариант 16

1 Характеристика активных защитных газов.

2 Характеристика электродов с органическим покрытием.

3 Рассчитать расход электродов для шва типа Т6 для металла толщиной 12 мм при длине шва 5 м.

Вариант 17

1 Характеристика инертных защитных газов.

2 Особые методы дуговой сварки.

3 Выбрать электродный металл для сварки в защитном газе стали 30Х13Н7С2 с учетом особенностей ее свариваемости и назначения.

Вариант 18

1 Характеристика высокопроизводительных электродов.

2 Техника выполнения стыковых швов при сварке под флюсом.

3 Рассчитать расход углекислого газа для шва типа Т3-6 длиной 3 м и выполненного на токе 300 А.

Вариант 19

1 Схемы питания сварочных постов аргоном.

2 Техника выполнения различных типов сварных швов при ручной дуговой сварке и в различных пространственных положениях.

3 Рассчитать геометрические размеры стыкового шва при заданном значении IСВ = 600 А для автоматической сварки под флюсом и расход сварочной проволоки.

Вариант 20

1 Плавленные флюсы с примесью ферросплавов.

2 Схемы питания сварочных постов СО2.

3 Рассчитать параметры режима сварки под флюсом  для получения заданных параметров шва: глубина провара – 5 мм; ширина шва – 20 мм; высота наплавленного валика – 2 мм. Рассчитать расход флюса на шов длиной 3 м.

Вариант 21

1 Особые методы дуговой сварки.

2 Техника выполнения электрошлаковой сварки.

3 Рассчитать площадь наплавленного металла для стыкового шва без разделки кромок при сварке под флюсом при UД = 36 В и недостающие параметры режима сварки.

Вариант 22

1  Флюсы для сварки цветных металлов.

2 Способы повышения производительности при ручной дуговой сварке покрытыми электродами.

3  Выбрать сварочную проволоку и флюс для сварки стали 15Х1М1Ф, дать обоснование. Рассчитать расход флюса для сварного соединения Т1-16. Длина шва – 5 м.

Вариант 23

1 Способы снижения металлоемкости сварных соединений.

2 Сущность способа сварки электрозаклепками.

3 Рассчитать расход электродной проволоки при сварке в углекислом газе шва Т6 длиной 5 м. Толщина металла 16 мм.

Вариант 24

1 Разновидности сварки в углекислом газе.

2 Техника сварки не плавящимся электродом в защитных газах.

3 Рассчитать расход электродов для шва типа Т8 при ручной дуговой сварке покрытыми электродами. Длина шва 3 м, толщина металла 12 мм.

Вариант 25

1 Характеристика электродов с фтористо-кальциевым покрытием.

2 Схема питания сварочных постов аргоном.

3 Рассчитать расход защитного газа для шва типа Т3-6 длиной 3 м и выполненного на токе 300 А.

5 ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

(Обычная форма обучения)

Вариант 1

1 Описать сущность процесса ручной дуговой сварки покрытыми электродами.

2 Общая характеристика сварочных порошковых проволок.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 15Х2В и дать обоснование.

Вариант 2

1 Способы повышения производительности при ручной дуговой сварке покрытыми электродами.

2 Керамические флюсы для сварки углеродистых сталей.

3 Выбрать марку электрода для ручной дуговой сварки стали 15Г2АФ и рассчитать режим сварки для соединения Т3-10.

Вариант 3

1 Импульсно-дуговая сварка металлов.

2 Характеристика  электродов с рутиловым покрытием.

3 Рассчитать геометрические размеры однопроходного стыкового соединения.

Вариант 4

1 Сущность способа сварки электрозаклепками.

2 Характеристика электродов с рудно-кислым покрытием.

3 Выбрать сварочные материалы для сварки под флюсом стали 30ХГСНА и дать обоснование.

Вариант 5

1  Сущность способа сварки в защитных газах.

2  Характеристика электродов с фтористо-кальциевым покрытием.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 09Х14Н19В2БД с учетом особенности ее свариваемости и назначения.

Вариант 6

1  Сущность способа электрошлаковой сварки.

2  Характеристика электродов с органическим покрытием.

3  Рассчитать площадь наплавленного металла за один проход при ручной дуговой сварке при ІСВ = 190 А и недостающие параметры шва режима сварки.

Вариант 7

1 Разновидности способов сварки под флюсом.

2 Характеристика инертных защитных газов.

3 Выбрать электродный метал для сварки в защитном газе стали 30Х13Н7С2 с учетом особенностей ее свариваемости.

Вариант 8

1 Техника выполнения электрошлаковой сварки.

2 Характеристика высокопроизводительных электродов.

3 Рассчитать расход электродов для шва типа Т8 при ручной дуговой сварке. Длина шва 3 мм, толщина металла 12 мм.

Вариант 9

1   Техника выполнения сварных швов при ручной дуговой сварке и в различных пространственных положениях.

2   Плавленные флюсы с примесью ферросплавов.

3   Рассчитать площадь наплавленного металла для стыкового шва без разделки кромок при сварке под флюсом.

Вариант 10

1 Разновидности сварки в углекислом газе.

2 Плавленные флюсы для сварки высоколегированных сталей.

3 Выбрать сварочную проволоку и флюс для сварки стали 15Х1М1Ф, дать обоснование. Рассчитать  расход флюса для сварного соединения Т3-10. Длина шва 4 м.

Вариант 11

1 Особые методы дуговой сварки.

2 Характеристика активных газов.

3 Рассчитать расход флюса для шва типа С21 длиной 3 м при толщине металла 20 мм.

Вариант 12

1 Техника выполнения стыковых швов при сварке под флюсом.

2 Схемы питания сварочных постов аргоном.

3 Рассчитать геометрические размеры шва при заданном значении ІСВ = 600А для автоматической сварки под флюсом.

Вариант 13

1 Способы снижения металлоемкости сварных соединений.

2 Флюсы для сварки цветных металлов.

3 Рассчитать расход углекислого газа для сварного шва типа Т3-6 длиной 3 м и выполненного на токе 300 А.

Вариант 14

1 Техника сварки не плавящимся электродом в защитных газах.

2 Схемы питания сварочных постов СО2.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 09Х14Н19В2БД с учетом особенности ее свариваемости и назначения.

Вариант 15

1 Техника сварки угловых швов и способы повышения производительности при сварке под флюсом.

2 Характеристика высокопроизводительных электродов.

3 Рассчитать параметры режима сварки под флюсом для получения заданных параметров шва: глубина провара – 5 мм, ширина шва – 20 мм, высота наплавленного валика – 2 мм. Рассчитать расход флюса на шов длиной 3 м.

Вариант 16

1 Самозащитные порошковые проволоки.

2 Разновидности сварки в углекислом газе.

3 Выбрать электродный металл для сварки под флюсом стали 10Х14Г14Н4Т с учетом особенностей ее свариваемости и назначения.

Вариант 17

1  Сущность способа электрошлаковой сварки.

2  Порошковые проволоки для сварки в углекислом газе.

3 Рассчитать параметры режима сварки для стыкового шва с глубиной провара 6 мм. Сварка автоматическая под флюсом.

Вариант 18

1 Керамические флюсы для сварки углеродистых сталей.

2 Порошковые проволоки для специальных целей.

3 Рассчитать расход электродов шва типа Т6 для металла толщиной 12 мм при длине шва 5 мм.

Вариант 19

1 Флюсы для электрошлаковой сварки.

2 Сущность способа сварки электрозаклепками.

3 Рассчитать расход флюса для сварного шва длиной 3 м типа Т8 при толщине металла 16 мм.

Вариант 20

1 Особые методы дуговой сварки.

2 Разновидности способов сварки под флюсом.

3 Выбрать наименее металлоемкий вид подготовки кромок под сварку для стыкового соединения металла толщиной 24 мм и дать обоснование.

Вариант 21

1 Сущность сварки в углекислом газе.

2 Характеристика инертных защитных газов.

3 Рассчитать расход флюса для шва типа С21 длиной 3 м при толщине металла 20 мм.

Вариант 22

1 Сущность способа сварки электрозаклепками.

2 Характеристика электродов с органическим покрытием.

3 Выбрать электродный металл для ручной дуговой сварки стали 15Х28 и дать обоснование.

Вариант 23

1 Схема питания сварочных постов СО2.

2 Флюсы для сварки цветных металлов.

3 Рассчитать параметры режима сварки под флюсом для получения заданных параметров шва: глубина провара – 5 мм; ширина шва – 20 мм; высота наплавленного валика – 2 мм. Рассчитать расход флюса на шов длиной 3 м.

Вариант 24

1 Импульсно-дуговая сварка металлов.

2 Общая характеристика сварочных порошковых проволок.

3 Выбрать сварочные материалы для сварки под флюсом стали 30ХГСНА и дать обоснование.

Вариант 25

1 Плавленные флюсы для сварки высоколегированных сталей.

2 Техника выполнения стыковых швов при сварке под флюсом.

3 Выбрать электродный металл для сварки под флюсом стали 10Х14Г14Н4Т с учетом особенностей ее свариваемости и назначения.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Технология  электрической сварки металлов и сплавов плавлением /  под ред. Б. Е. Патона. – М. : Машиностроение, 1974. – 767.

2 Акулов, А.И. Технология и оборудование сварки плавлением : учебник для студентов вузов / А. И. Акулов, К. А. Бельчук, В. П. Демянцевич. – М. : Машиностроение, 1987. – 432 с.

3 Каховский, Н.И. Сварка высоколегированных сталей / Н. И. Каховский. – К. : Техніка, 1984. – 367 с.

4 Подгаецкий, В.В. Сварочные флюсы / В. В. Подгаецкий, И. Н. Люборец. – К. : Техніка, 1984. – 167 с.

5 Сварочные материалы для дуговой сварки : справочное пособие  / под. ред. Н. Н. Потапова. – М. : Машиностроение, 1989. – Т.1. – 544 с.

6 Потапьевский, А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом / А. Г. Потапьевский. – М. : Машиностроение, 1974. – 239 с.

7 Юрьев, В.П. Справочное пособие по нормированию материалов и электроэнергии для сварочной техники / В. П. Юрьев. – М. : Машиностроение, 1972. – 152с.

8. Оборудование для дуговой сварки : справочное пособие / под ред. В. В. Смирнова. – Л. : Энергоатомиздат, 1986. – 656 с.

Навчальне видання

ПРАКТИКУМ ПО ЗВАРЮВАННЮ

Рабоча програма, методичні вказівки,

питання для самоперевірки і завдання

до контрольних рабіт

для студентів заочної форми навчання

по спеціальності 7.092301

«Технологія та устаткуваннязварювання»

(Російською мовою)

Укладач              ЦВЄТКОВ Олександр Іванович

Редактор                             О.О.Дудченко

Комп’ютерна верстка             О.П.Ордіна

95/2007   Підп. до друку                    Формат 60х84/16

Папір офсетний.  Ум. друк.арк            .     Обл.-вид.арк.          .

Тираж          прим.       Зам.№

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003 р.