ТЕМА 5 КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ

СОЕДИНЕНИЯХ

5.1. Основные определения

Напряжения в сварном соединении распределяются неравномерно, т.е. существуют образования значительных напряжений на участках малой протяженности.

Концентрация напряжений проявляется в том, что при приложении рабочих нагрузок (напряжений) в районах геометрических неоднородностей (концентраторов) наблюдается увеличение напряжений по сравнению с их средним уровнем. Такого рода увеличение напряжений может ослабить несущую способность сварной конструкции.

Концентраторами напряжений могут быть прорези, канавки, отверстия, галтели и т.д., в сварных соединениях это – поры, трещины, шлаковые включения, несплавления кромок, подрезы. Сами сварные швы, как правило, представляют собой геометрическую неоднородность и являются, таким образом, концентраторами напряжений.

Концентрацию напряжений удобно рассматривать при помощи линий силового потока, который проходит через поперечное сечение.

Эффективность концентратора оценивается теоретическим коэффициентом концентрации напряжений (Кт), который представляет собой отношение напряжения в районе концентратора (σmax) к среднему напряжению (σн).

.						(5.1)

Распределение напряжений вблизи концентратора и на удалении оценивается соответствующими зависимостями. Так, например, для полосы, нагруженной напряжением σн и имеющей посредине отверстие диаметром d (рис. 5.1), нормальные напряжения в сечении полосы определяются по формуле

.				(5.2)

Для значения , т.е. для двух точек на краю отверстия,  и соответственно .

Для значения ,  и соответственно .

Если отверстие в пластине в форме эллипса (рис. 5.2) с осями b и с, то  в точке с координатой  определяется по формуле:

.			(5.3)

Подобные зависимости неточны, так как в случае наличия концентратора в виде трещины, когда , имеем . Работоспособность конструкций в таких случаях определяется вводом дополнительных критериев оценки либо методами механики разрушения. Из сказанного следует, что в реальных конструкциях возможно значительное местное увеличение напряжений. Все эти виды концентрации встречаются в сварных швах.

5.2 Концентрация напряжений в стыковых швах

Распределение напряжений в сварных швах в большинстве случае может быть неравномерным по сечению, т.е. иметь концентрацию. К причинам возникновения концентрации напряжений в сварных швах можно отнести: технологические дефекты, нерациональные очертания швов, нерациональное конструктивное оформление сварных соединений.

В стыковых соединениях с обработанными гладкими поверхностями швов, не имеющих внутренних дефектов (непроваров, пор, трещин, шлаковых включений), напряжения от приложенной нагрузки распределяются по сечению соединяемых элементов равномерно.

Теоретически установлено, что концентрация напряжений в зоне стыкового шва может быть связана с рядом причин.

- При наличии искривлений поверхности шва (рис. 5.3) появляется неравномерность распределения (концентрация) напряжений, что связано с искривлением силовых линий. Зоны шва, граничащие с основным металлом, испытывают концентрацию напряжений. Средние напряжения на оси шва σ* несколько меньше напряжений на поверхности основного металла σ. При ширине шва равной 13 мм, толщине металла s =12 мм, усилении Δs = 3 мм коэффициент концентрации напряжений достигает значения 1,6.

- Источником концентрации напряжений в стыковом шве может быть смещение кромок (депланация) стыкуемых элементов (рис. 5.4).

- Концентрация напряжений может быть вызвана местным изгибом стыкового соединения от неравномерного сокращения шва (рис. 5.5).

Коэффициенты концентрации напряжений характеризуют неравномерность напряженного состояния лишь при работе соединения в пределах упругих деформаций. Когда результирующая деформация превышает предел текучести, рост напряжений в соединении прекращается и происходит их выравнивание. Концентрация же деформаций продолжает увеличиваться до момента разрушения.

Величины коэффициентов концентрации напряжений, вызванных различными причинами, могут быть рассчитаны на основании эмпирических зависимостей.

При качественном технологическом процессе и рациональном очертании стыкового шва коэффициент концентрации напряжений может быть близок к единице. В других типах соединений такой результат получить невозможно.

5.3 Концентрация напряжений в лобовых швах

В результате теоретических расчетов и экспериментальных исследований установлено, что в лобовых швах тавровых соединений (рис. 5.6) наблюдается значительная концентрация напряжений; большое влияние на распределение напряжений оказывает конфигурация поперечного сечения шва (глубина проплавления е, угол при вершине βс, форма свободной поверхности). Концентрация напряжений заметно снижается при увеличении глубины проплавления, увеличении угла при вершине, в случае действия усилия вдоль катета и введении плавных переходов от шва к поверхности соединяемых деталей.

Расчеты показали, что при возрастании нагрузок происходит выравнивание деформаций и снижение концентрации напряжений (рис. 5.7). Причем заметное действие на уровень разрушающих напряжений оказывает направление приложения нагрузки по отношению к расположению непровара.

Если среднее напряжение в минимальном сечении лобового шва равно пределу текучести (рис. 5.7, а, б), то по сечению шва распределение напряжений происходит следующим образом.

Области концентрации напряжений располагаются у корня шва (точка А) и по линиям перехода от шва к соединяемым деталям (точки В и С) соответственно (рис. 5.7, а и 5.7, б). При увеличении напряженного состояния выше уровня предела текучести (рис. 5.7, в, г) плотность линий равных напряженных состояний уменьшается, что говорит о снижении концентрации напряжений. Важную роль при этом играет направление приложения нагрузки по отношению к плоскости непровара. При одинаковых уровнях средних напряжений нагрузка, приложенная перпендикулярно плоскости непровара (рис. 5.7, б), дает большую концентрацию напряжений, чем нагрузка, приложенная параллельно плоскости непровара (рис. 5.7, а). Данная закономерность сохраняется вплоть до начала разрушения (рис. 5.7, в, г).

Напряжения в лобовых швах концентрируются в плоскости АD, проходящей через корень шва (точка А), причем положение этой плоскости зависит от направления приложения нагрузки (рис. 5.7, а, в и б, г). Угол наклона плоскости АD по отношению к направлению приложенного усилия составляет, как правило, менее 300, в дальнейшем по этой плоскости в большинстве случаев происходит разрушение сварного соединения.

В нахлесточных соединениях с двумя лобовыми швами усилие между ними распределяется равномерно, в случае, если эти элементы имеют равные толщины.

При неодинаковых толщинах (рис. 5.8) распределение усилий между элементами определяется по зависимости

,				(5.4)

где Р1 – усилие в шве, находящемся на элементе меньшей толщины s1; Р2 – усилие в шве, находящемся на элементе большей толщины s2; l – длина нахлестки.

В соединении с лобовыми швами, выполненном в виде двух накладок, при условии, что напряженное состояние составляет половину предела текучести, распределение напряжений изображено на рис. 5.9.

Концентрация напряжений имеет место также в лобовых швах тавровых соединений (рис. 5.10). Так, возле ребер жесткости, приваренных к растягиваемому элементу, образуется концентрация напряжений по сечению элемента. Коэффициент концентрации напряжений в шве таврового соединения зависит от его очертания и от формы сопряжения с основным металлом.

5.4 Концентрация напряжений во фланговых швах

При соединении полос фланговыми швами касательные напряжения по длине швов распределены неравномерно.

Рассмотрим соединение двух узких полос, соединенных швами с катетом к длиной l (рис. 5.11). Ввиду незначительной ширины полос условно примем распределение напряжений σ в полосах равномерным по их ширине.

Основные элементы под действием растягивающих усилий удлиняются и перемещаются, во фланговых швах образуются сдвиговые деформации. Элемент dx (11 – 22) перемещается в положение (1*1*  – 2*2*). Наибольшие деформации наблюдаются в крайних точках шва, наименьшие – в средних, что ведет к неравномерному распределению касательных напряжений (рис. 5.12).

Напряжение τх в точке х сварного шва описывается уравнением

,				(5.5)

где

,						(5.6)

G – модуль сдвига, Е – модуль упругости, l – длина шва, βк – расчетная толщина шва, β – коэффициент, учитывающий технологический процесс сварки (табл. 5.1), к – катет углового шва, F – площадь поперечного сечения элемента.

Эпюра τх – график функции гиперболического косинуса и называется цепной линией.

Таблица 5.1

| Технологический процесс сварки | β |
| --- | --- |
| Ручная и многопроходная автоматическая и полуавтоматическая сварка | 0,7 |
| Двух- и трехпроходная автоматическая и однопроходная полуавтоматическая сварка | 0,9 |
| Двух- и трехпроходная полуавтоматическая сварка | 0,8 |
| Однопроходная автоматическая сварка | 1,1 |

Наибольшие значения τх принимают в точках x =0, x = l

.				(5.7)

Для равнопрочных соединений

.					(5.8)

При условии

, , 			(5.9)

коэффициент концентрации напряжений в стальном фланговом шве (Е = 2·105 МПа, G = 8·104 МПа) будет определяться как

,					(5.10)

где

.

При неодинаковых площадях поперечных сечений соединяемых элементов распределение напряжений асимметричное (рис. 5.13).

Для определения напряжений τх пользуются следующей зависимостью

,				(5.11)

где

α=2GF1+F2E⋅F1⋅F2,					(5.12)

F1, F2 – площади поперечных сечений соответственно меньшего и большего элементов.

При х = 0

τх=αРF1+F2⋅ch αl2βkF1+F2 sh αl.				(5.13)

При х = l

τх=αРF1⋅ch αl+F22βkF1+F2 sh αl.				(5.14)

Наибольшее значение τх будет со стороны элемента с меньшим поперечным сечением.

При условии равнопрочности сварного шва и свариваемого элемента коэффициент концентрации напряжений может быть рассчитан по зависимости

ατ=ττ0=0,8711+μμ сh αl+1sh αl,			(5.15)

где

μ=F1F2.

В соединениях полос накладками с фланговыми швами дополнительно к концентрации касательных напряжений наблюдается неравномерность нормальных напряжений в металле накладки между швами (рис. 5.14).

При условии, что фланговые швы имеют небольшую длину, касательные напряжения вдоль их линии можно считать приблизительно одинаковыми, коэффициент концентрации напряжений будет определяться соотношением половины ширины листа накладки к длине сварного шва (табл. 5.2).

Таблица 5.2

| a/l | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,45 | 2,01 | 3,37 | 6,67 |

Табличные данные показывают, что при значительном увеличении ширины листа по сравнению с длиной фланговых швов коэффициент концентрации нормальных напряжений в шве возрастает.

5.5 Распределение нормальных напряжений между фланговыми

швами в соединениях с накладками.

Если длина шва небольшая, а расстояние между ними значительное, то силовые линии сгущаются вблизи фланговых швов (рис 5.15). Эпюра нормальных напряжений в каждом сечении накладки имеет вид параболы. Максимальные напряжения на краю накладки. Изменение концентрации напряжений зависит от соотношения ширины накладки и величины нахлестки.

Данные показывают что при значительном увеличении ширины листа по сравнении с длиной фланговых швов коэффициент концентрации нормальных напряжений в листе возрастает.

- В соединениях с фланговыми швами всегда возникает концентрация нормальных и касательных напряжений.

- В соединениях с длинными фланговыми швами при небольшом расстоянии между ними концентрация напряжений образуется в основном на концах фланговых швов.

- В соединении с короткими фланговыми швами при относительно большом расстоянии между ними концентрация возникает в основном металле между швами.

- В соединениях применяемых в сварных конструкциях образуются обе разновидности концентраций.

В случаях, когда к фланговым швам добавляются лобовые, неравномерность распределения напряжений по поперечному сечению накладок значительно уменьшается. Все выше приведенные положения выполнимы в области упругих деформаций, при наступлении напряженного состояния выше уровня предела текучести наступает перераспределение напряжений.

5.6 Релаксация напряжений

Разрушающуюся способность концентратора напряжений делает безопасной релаксация напряжений (рис 5.16)

Рисунок 5.16 Релаксация напряжений

Если металл на диаграмме растяжения – сжатия площадку текучести то при увеличении нагрузки местныые напряжения вблизи концентратора достигнув значений равных пределу текучести сталей больше не увеличиваются до тех пор пока напряжения во всем сечении достигнут предела текучести.

Релаксация невозможна если металл в зоне концентрации охрупчивается или исчерпана пластичность.

Постепенный переход упругих деформаций в пластические при увеличении нагрузки или снижения предела текучести вследствие нагрева называется релаксацией.

5.7 Меры борьбы с концентраторами напряжений

- Конструктивные. Выбор конструкции позволяющей обеспечить равномерную плавную передачу силового потока в сечении.

- Технологические. Выбор сварного режима.

- Механические. Применение заточки фрезеровки и оплавления мест перехода шва к основному металлу.