# Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим и самостоятельным занятиям

по дисциплине

“ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”

для студентов специальности 7.092301

Перезатверджено.

на засіданні кафедри «ОіТЗВ»

### Протокол №20 від 05.06.2012

## Краматорск 2010

УДК 624. 014. 539. 4.

Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине “Проектирование сварных конструкций” для студентов специальности 7.092301 / Сост. Гринь А.Г. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 76 с.

Содержится перечень заданий для практических расчётно-конструкторских работ, методика их выполнения, ссылки на пункты и разделы справочной литературы, необходимые по ходу расчётов. Поможет студентам приобрести практические навыки по расчёту сварных конструкций.

Составитель			 	А.Г. Гринь, доцент

Отв. за выпуск				 В.А.Пресняков, доцент

Подп.в печ.                  Формат 60х84  1/16

Ризографич. печать.     Усл. печ. л.                     Уч.-изд.л.

Тираж    60            Заказ

# ДГМА, 84313, г.Краматорск, ул.Шкадинова, 72

1 Общая часть

Цель занятий – закрепление практических навыков по расчёту и проектированию сварных соединений и конструкций на основе знаний, полученных при изучении дисциплин “Теоретическая механика”, “Сопротивление материалов”, “Теория механизмов и машин”, “Детали машин”, “Проектирование сварных конструкций”.

Практические работы проводятся согласно расписанию кафедры по 14-часовой программе.

В результате выполнения практических работ студент приобретает знания и навыки, необходимые для выполнения курсового проекта по дисциплине «Проектирование сварных конструкций».

Приступая к решению задач, просмотрите свой конспект лекций, главу учебника по данному разделу.

Запись расчётов должна быть чёткой, грамотной,  разборчивой, подробной. Обязательно указывать единицы вычисленных величин.

Задача не считается решённой, если при вычислении допущены ошибки.

Расчёт иллюстрировать необходимыми эскизами, схемами, эпюрами, отсутствие которых указывает на непонимание смысла и назначения их, либо на неумение их выполнять.

Расчёт доводить до инженерного решения, делая вывод о пригодности или непригодности соединения, назначать конкретные катеты швов, толщины листов и т.п. в соответствии с нормами, стандартами, сортиментом.

При решении задач рекомендуется следующая последовательность:

- выбрать способ сварки и назначить катет шва (если они не заданы);

- определить вид деформационного состояния;

- составить расчётные схемы и определить в общем виде возникающие напряжения;

- составить условия прочности и рассчитать необходимые величины;

- выполнить чертёж и нанести параметры сварных швов.

Таблица 1 – Перечень тем практических занятий

| Наименование работы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1 Расчёт сварных соединений со стыковыми швами | 2 |
| 2 Расчёт сварных соединений с угловыми швами | 4 |
| 3 Расчёт сварных соединений, выполненных контактной сваркой | 2 |
| 4 Расчёт сопряжений элементов конструкций, работающих на изгиб и сложное сопротивление | 4 |
| 5 Расчёт оболочковых сварных конструкций | 2 |

2 Методические рекомендации к расчёту

сварных соединений

  - Выбор способа сварки и размеров сварного шва

Для назначения способа сварки необходимо произвести анализ конструктивных факторов,  т.е.  взаимного  расположения свариваемых деталей, их толщины, протяжённости швов.  Рекомендации  по выбору способа сварки приведены в работах [1, 4]. Определяют стандарт на способ сварки. Под размером сварного шва понимают катет углового шва или размер сварной точки при контактной сварке. Конкретные рекомендации по назначению размеров сварных швов приведены в ГОСТах для соответствующих способов сварки, можно размер катета выбрать из рекомендаций [3, 4] или табл. Б.4. При изготовлении сварных конструкций применяют электродуговые виды сварки плавящимся электродом (ручная, механизированная и автоматическая), а также контактные способы сварки  (точечная, шовная и стыковая).

Ручную сварку плавящимся электродом выполняют при помощи электродов, которые подразделяют на типы и марки (ГОСТ 9467-75).

Тип  электрода  определяет  прочность  металла  шва  в  килоньютонах   на  квадратный  сантиметр.  Например,  электроды типов Э50 или Э50А - b50 кН/см2, буква А означает, что металл шва имеет повышенные пластические свойства. Электрод выбирают в зависимости от марки стали свариваемых металлов (таблица Б.14). Этим обеспечиваются предпосылки к созданию равнопрочного соединения, хотя равнопрочность достигается также выбором технологии сварки.

Марка электрода определяется составом защитной обмазки и выбирается в зависимости от рода сварочного тока (переменный или постоянный) и пространственного положения шва.

Область применения ручной дуговой сварки – небольшие по протяжённости швы, расположенные в труднодоступных местах в различных пространственных положениях.

Для автоматической сварки под слоем флюса используют стальную сварочную проволоку сплошного сечения и различные флюсы, а также порошковую проволоку (см. табл. Б.14). Сварочную проволоку изготовляют из специальных низколегированных сталей и обозначают буквами Св (сварочная), а далее характеризуют ее химический состав, принятый при обозначении низколегированных сталей. Выбор материала для автоматической сварки (сварочной проволоки и флюса) проводят в зависимости от группы конструкций, стали и климата района, в котором конструкция эксплуатируется.

Механизированную (полуавтоматическую) сварку выполняют электродной   проволокой   с   газовой  защитой  сварочной  ванны  или  порошковой проволокой. Выбор сварочных материалов для полуавтоматической сварки выполняют в зависимости от тех же факторов, что и для автоматической сварки (см. табл. Б.14).

Сварку порошковой проволокой выполняют механизированным или автоматическим способом. Порошковая проволока представляет собой металлическую оболочку, заполненную смесью порошков специального состава. Металлическая оболочка из стальной ленты толщиной 0,2…0,5 мм, через которую подводится сварочный ток, удерживает порошковый сердечник и даёт возможность осуществлять непрерывный процесс плавления, что обеспечивает высокую производительность сварки.

При изготовлении строительных стальных конструкций используют три вида контактной сварки: точечную, шовную и стыковую.

Контактную точечную сварку используют для выполнения нахлёсточных соединений стальных решётчатых конструкций.

Шовная сварка позволяет получать плотнопрочные швы при изготовлении конструкций из тонколистовой стали – газовоздуховоды, тонкостенные трубы и т.п.

Стыковая сварка  находит применение при соединении труб, стержневых элементов профильного металлопроката большого поперечного сечения (до 1000 см2) –  уголков, рельсов, арматуры.

  - Вид деформационного состояния

На сварное соединение действует система сил. При определении деформационного состояния в этом случае используют принцип независимости действующих сил, т.е. результат действия нескольких сил можно показать как суммарную деформацию от действия каждой отдельной силы.

Вид деформации и её величина при действии одной силы зависят от точки её приложения относительно центральных осей сечения и условий закрепления детали. Таким образом, одна сила может образовать только растяжение (сжатие) с изгибом или кручением или все три вида деформаций одновременно. Моменты, действующие на сварное соединение, могут образовать изгиб или кручение.

  - Составление расчётных схем и определение напряжений

Составление расчётной схемы состоит в условном изображении сварного соединения с приложенными к нему усилиями, действие которых эквивалентно характеру нагружения. В общем виде определение напряжений заключается в выборе методики расчёта, соответствующей характеру нагружения, например, на растяжение, сжатие, изгиб, срез, кручение. Эти методики заключаются в составлении величины приложенного нагружения с геометрическими характеристиками сечения. Необходимо помнить, что стыковые соединения разрушаются в плоскости, проходящей через ось шва, а угловые – в плоскости, проходящей через биссектрису прямого угла этого шва.

2.4 Условия прочности

Условия прочности составляются с учётом всех напряжений, действующих в расчётной точке сечения, и означают, что напряжения, возникающие в этой точке, не должны превышать допускаемые значения. Условия прочности могут быть составлены по допускаемым напряжениям [] или расчётным сопротивлениям R.

При решении задач возможны следующие варианты:

а) В рассматриваемой точке сечения действуют нормальные напряжения от нескольких сил (рис.1).

…

1

2

n

Рисунок 1 - Схема действия нормальных напряжений

или                       σ1+σ2+...+σn≤σσ1+σ2+...+σn≤Rmn.

б) В точке сечения действуют касательные напряжения в одном направлении (рис.2).





n

2

1

Рисунок 2 - Схема действия касательных напряжений

τ1+τ2+...+τn≤τ;τ1+τ2+...+τn≤Rmn.

в) В рассматриваемой точке сечения действуют касательные напряжения от нескольких сил, направление действия которых не одинаково (рис.3).

1

рез

2

Рисунок 3 - Схема действия результирующих напряжений

τрез=τ12+τ22≤τ;τрез=τ12+τ22≤Rmn.

г) В точке сечения действуют нормальные и касательные напряжения (рис.4).





Рисунок 4 – Схема действия напряжений в двух направлениях

σ'экв=σ2+3τ2≤τ;σ'экв=σ2+3τ2≤Rmn.

д) В элементе конструкции действуют нормальные напряжения на двух взаимноперпендикулярных плоскостях (рис.5).

1

2

Рисунок 5 – Схема двухосного действия нормальных напряжений

σэкв=σ12+σ22−σ1σ2≤σ.

Зная заданные параметры, из условия прочности определяют необходимую величину.

2.5  Чертёж сварного соединения

Чертёж выполняют в соответствии с правилами черчения. Шов сварного соединения, если он видимый, показывают сплошной основной линией, если невидимый – штриховой. Видимая сварная точка обозначается знаком “+”. От изображения шва проводится линия-выноска, заканчивающаяся однобокой стрелкой (). Линия-выноска служит для записи условного обозначения швов сварных соединений. Вид сварного соединения определяется взаимным расположением свариваемых элементов. Различают  стыковые (рис. 6, а), нахлёсточные (рис. 6, б), тавровые (рис. 6, в),  угловые соединения (рис. 6, г).

а

б

в                                                                           г

Рисунок 6 – Типы сварных соединений

3 Тема 1. Расчёт сварных соединений со стыковыми швами

3.1 Варианты заданий по теме 1

Задание 1. На пластину А, приваренную к пластине Б ручной сваркой электродами типа Э42, действует сила Р, составляющая с продольной осью угол . Начало и конец шва выведены на технологические планки. Произвести проверочный расчёт стыкового шва по допускаемым напряжениям. Варианты задач приведены в табл. 2.



В

Б



L

А

Р

В – ширина пластин; L – расстояние от шва до места приложения силы Р;

 - толщина пластин

Рисунок 7 – Схема нагружения сварного шва

Таблица 2 – Варианты исходных  параметров к заданию 1

| Материал пластины | Размеры пластины, мм |  |  | Сила Р, кН | Угол , ...0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | L |  |  |  |
| 1 Низкоуглеродистая сталь | 300 | 600 | 20 | 100 | 30 |
| 2 -“- | 200 | 500 | 18 | 80 | 45 |
| 3 -“- | 100 | 400 | 16 | 60 | 60 |
| 4 Низколегированная сталь | 50 | 30 | 14 | 40 | 30 |
| 5 -“- | 100 | 200 | 12 | 20 | 45 |
| 6 -“- | 200 | 100 | 10 | 40 | 60 |
| 7 Высоколегированная сталь | 300 | 200 | 8 | 60 | 30 |
| 8 -“- | 400 | 300 | 6 | 80 | 45 |
| 9 -“- | 500 | 400 | 4 | 100 | 60 |
| 10 -“- | 100 | 300 | 8 | 60 | 30 |

Задание 2.  Проушина Е приварена стыковым швом к кронштейну Б (рис. 8) с помощью автоматической сварки под флюсом. К проушине приложена переменная сила, меняющая своё значение от +Р до – Р. Определить предельную величину силы Р, которую может выдержать проушина. Исходные данные   приведены в таблице 3.

R0

С

D

А

А

K

K

С

Р-

Р+

R1



В

E

Б

R0 – радиус перехода; В – ширина проушины; D – диаметр отверстия;

R1 – радиус проушины

Рисунок 8 – Схема нагружения стыкового соединения

Таблица 3 – Исходные параметры к заданию 2

| Материал пластины | В, мм | , мм | R0, мм | D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Низкоуглеродистая сталь | 200 | 15 | 10 | 20 |
| 2 -“- | 100 | 10 | 20 | 10 |
| 3 Высокоуглеродистая сталь | 50 | 8 | 10 | 5 |
| 4 -“- | 100 | 6 | 20 | 10 |
| 5 Низколегированная. сталь | 200 | 8 | 10 | 20 |
| 6 -“- | 300 | 10 | 20 | 30 |
| 7 Высоколегированная сталь | 400 | 20 | 10 | 40 |
| 8 -“- | 500 | 4 | 20 | 50 |

Примечания: 1 R1 = (B+Д)/2

2 Коэффициент условий работы т = 0,8.

3 Расчёт выполнить по двум вариантам: по допускаемым напряжениям и по предельным состояниям.

Задание 3. Основная ветвь решётчатой конструкции изготовлена из труб с наружным диаметром D и внутренним d, сваренных стыковым швом с плотной прокладкой (рис. 9). Проверить на прочность сварное соединение по допускаемым напряжениям, если на ветвь действуют нагрузки: постоянная сжимающая сила Р1 и переменная сила Р2, меняющая своё значение от +Р2 до – Р2.

Исходные данные приведены в таблице 4.

P1

P1

±P2

±P2

D

d

Рисунок 9 – Схема соединения труб

Таблица 4 – Исходные параметры к заданию 3

| № | Р2, кН | Р1, кН | D, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 80 | 300 | 280 |
| 2 | 300 | 60 | 200 | 180 |
| 3 | 200 | 40 | 100 | 80 |
| 4 | 100 | 20 | 200 | 180 |
| 5 | 200 | 10 | 300 | 280 |
| 6 | 300 | 20 | 400 | 380 |
| 7 | 400 | 30 | 500 | 460 |
| 8 | 500 | 40 | 600 | 500 |

Примечание. Материал труб задаёт преподаватель.

3.2 Методические указания к решению задач темы 1

Стыковые соединения наиболее рациональны по расходу присадочного металла и удобны для контроля качества сварного шва. Для обеспечения равномерного сквозного проплавления выбирают рациональную форму подготовки кромок (рис. 10). Разделку кромок применяют  в том случае, когда односторонняя или двусторонняя сварка не позволяет обеспечить полный провар. Форма подготовки кромок зависит от толщины свариваемого металла и способа сварки.

b

P



lш+ш_

Рисунок 10 – Стыковые соединения с двусторонней разделкой кромок

 = Р/FШ = Р/ l   [],

где   Р  – величина действующей силы, кН;

FШ – площадь сечения шва, см2 (мм2);

При коротких швах, сваренных без заходных и выходных технологических планок, lШ = b - 10 мм. В случае, если шов заварен не на всю толщину, вместо  брать  /- истинную толщину шва.

К заданию 1. Разложить силу Р на нормальную N и касательную T составляющие. В крайних точках шва нормальные напряжения от изгибающего момента определяются по формуле

σМТ=6L P sinαδlШ2,

где lШ – длина шва.

Суммарная величина нормальных напряжений в крайних точках шва определяется путём алгебраического сложения напряжений от нормальной силы и изгибающего момента.

К заданию 2. В рассматриваемом элементе (см. рис. 8) можно наметить три опасных сечения: АА – в зоне радиусного перехода кронштейна, КК – в зоне перехода шва к основному металлу, СС – в месте расположения отверстия диаметром D.

Необходимо сравнить величины допускаемых напряжений или расчетных сопротивлений в опасных сечениях и выбрать наиболее опасное сечение. Для него определить предельную величину переменного усилия, которую может выдержать проушина. Расчёт допускаемых напряжений определить:

[]r = [] ,

где ≤1  - коэффициент понижения допускаемых напряжений.

К заданию 3. Необходимо определить пределы изменения суммарной силы, действующей на трубу (см. рис. 9). Определить опасное сечение. Рассчитать допускаемое напряжение с учётом коэффициента понижения напряжений при переменном нагружении.

4 Тема 2. Расчёт сварных соединений с угловыми швами

4.1 Варианты заданий по теме 2

Задание 5. Две пластины толщиной  сварены встык накладками посредством полуавтоматической сварки угловыми швами с катетом К (рис.11). К пластинам приложена переменная нагрузка Р, меняющая своё значение от 0 до Р. Определить предельную величину силы Р, допустимую для соединения.

Исходные данные приведены в таблице 5.



В

А

А

В

К

Рисунок 11 – Схема нахлесточного соединения

Таблица 5 – Исходные параметры к заданию 5

| Материал | В, мм | , мм | К, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сталь Ст3 | 300 | 15 | 6 |
| 2 Сталь 45 | 200 | 20 | 8 |
| 3 15ХСНД | 100 | 15 | 6 |
| 4 18Н1ОТ | 50 | 10 | 4 |
| 5 Сталь 45 | 100 | 15 | 6 |
| 6 15ХСНД | 200 | 10 | 4 |
| 7 10Г2 | 300 | 20 | 8 |

Задание 6. Определить длину швов ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4 (рис.12), прикрепляющих раскосы 1 и 2 к фасонке и фасонку 3 - к поясу 4, если все швы выполнены полуавтоматической сваркой (катет швов одинаков). Угол  = 450, уголки 1 и 2 – равнобокие 90x90x8 мм. Расчёт выполнить по допускаемым элементам. Исходные данные приведены в таблице 6.

1

2

3

4

ℓ1

ℓ3

ℓ2

ℓ1

ℓ3

ℓ2

п

п

Т

ℓ4





Р2

Р1

Т – горизонтальная составляющая усилия, приложенного к узлу

Рисунок 12 –  Узел сварной фермы

| Материал | К, мм | Р1, кН | Р2,кН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сталь Ст3 | 9 | 300 | 400 |
| 2 Сталь Ст5 | 8 | 200 | 300 |
| 3 Сталь 45 | 7 | 100 | 200 |
| 4 14Г2 | 6 | 80 | 100 |
| 5 15ГС | 5 | 60 | 80 |
| 6 10Г2С | 4 | 40 | 60 |
| 7 10ХСНД | 5 | 100 | 100 |
| 8 15ХСНД | 10 | 400 | 500 |

Таблица 6 –  Исходные параметры к заданию 6

4.2 Методические указания к решению задач темы 2

Нахлёсточные соединения просты в сборке, обеспечивают возможность подгонки размеров за счёт регулирования величины нахлёстки, не требуют подготовки кромок.

Угловые швы условно рассчитываются на срез по биссекторной плоскости (рис. 13).

При сложных нагрузках определяют по величине и направлению касательные напряжения на биссекторной плоскости от каждой из составляющих нагрузки. Полученные компоненты напряжений складывают геометрически, определяя результирующее напряжение рез.

Биссекторная плоскость

К

hp

Рисунок  13  - Схема углового шва

Расчётная длина швов

а) Швы, короче 50 мм, считать прихватками и при расчётах на прочность не учитывать.

б) Расчётная длина шва ℓ = b - 10 мм (этим учитывается влияние непровара в начале и кратера в конце шва).

в) Во фланговом шве в расчет на прочность принимается длина не более 50 К (К -  катет шва).

Катеты швов

а) К≤4 мм, меньший катет допускается лишь при сварке толщин, где min4 мм.

б) Катет  углового  шва  назначается  по меньшей  из  двух  свариваемых толщин,  в  пределах  0,5-1,0  этой   толщины.  Рекомендуемый  катет  К = =(0,5-0,8)min.

в) Швов с К > 20 мм  избегать. Ширина биссекторной плоскости  или расчетная глубина проплавления для нормальных швов (с соотношением катетов 1:1) hp = К. Для швов с гарантированным глубоким проплавлением допускается при расчётах принимать hp = К.

 = 0,7 при ручной дуговой сварке;  = 0,8 при полуавтоматической сварке,  = 1 при автоматической сварке.

Величина нахлёста С 4мин. Один лобовой шов (без второго лобового или фланговых)  неработоспособен (рис. 14).

τ=PβKℓ=τ'/,

при комбинированных швах с разными катетами

τ=PβΣKiℓi=τ'.

Р

Р

С

1

2

Рисунок 14 -  Схема нахлесточного соединения

К заданию 5. Поскольку к пластинам приложена переменная нагрузка, то проверку выносливости соединения следует выполнять по двум опасным сечениям: АА – сечение по основному металлу в месте перехода к шву и ВВ – сечение среза углового шва (рис.11).

Эффективный коэффициент концентрации напряжений определять по табл. Б.12 или в работе [5].

К заданию 6. Так как уголки 1 и 2 (см. рис.12) приварены к фасонке комбинированными угловыми швами, то вначале необходимо найти суммарную длину швов:

ℓ = ℓл + ℓф   или   ℓ = ℓ1 + ℓ2 +  ℓ3,

где ℓф,   ℓл – длины фланговых и лобового швов соответственно.

Для определения длины шва, прикрепляющего фасонку к поясу, необходимо определить горизонтальную составляющую равнодействующего усилия, приложенного к фасонке. Усилия в уголке распределяются между фланговыми швами обратно пропорционально расстоянию от оси уголка до шва.

5 Тема 3. Расчёт сварных соединений, выполненных контактной  сваркой

5.1 Варианты заданий по теме 3

Соотношение свариваемых толщин	δmaxδmin=3.

Диаметр точки – d0.

Для стали при толщине:

δmin3 мм  –	d0 = 1,2δmin+4 мм,

δmin3 мм  –	d0 = 1,5δmin+5 мм.

t  3d0     – шаг точек, ограничен опасностью шунтирования тока.

t1  2d0   – расстояние от края в направлении действия силы, ограничено опасностью вырыва крайних точек.

t2  1,5d0       – расстояние от края в направлении, перпендикулярном усилию, ограничено опасностью выплесков.

t  30 δmin – для точек, расположенных в сжатой зоне соединения.

t  40δmin – для точек, расположенных в растянутой зоне соединения.

В направлении действия силы друг за другом ставят не менее 2 точек, чтобы уменьшить влияние изгиба от эксцентриситета усилия внахлест, и не более 5 точек из-за концентрации напряжений (рис. 15).

При работе на срез	τ0=PnF0≤τ0',

при работе на отрыв	σ0=PnF0≤σ0',

где n – число точек или число срезов точек, воспринимающих усилие;

F0 – площадь точки, F0=πd024=πr02.

Для стали принять: [0] = 0,4 []p;  [0] = 0,65 []p.



Р

t1

t1

t



t2

t1

t2

t1

t1

Рисунок 15  - Параметры точечного соединения

Задание 7. Пластина приварена к косынке точечной сваркой (рис.16). На пластину действует осевая сила Р и изгибающий момент М. Определить максимальную величину момента М, допустимую для соединения.

ЗР

t

М

Исходные данные приведены в таблице 7.

Рисунок 16 – Схема точечного соединения

Таблица 7 – Исходные данные к заданию 7

| Материал | Р, кН | h, мм | , мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Сталь | 5 | 100 | 3 | 9 |
| 2 Титан | 10 | 90 | 4 | 10 |
| 3 Алюминиевый сплав | 15 | 90 | 5 | 10 |
| 4 Сталь | 20 | 70 | 6 | 10 |
| 5 Алюминий | 25 | 60 | 7 | 12 |
| 6 Сталь | 20 | 70 | 8 | 10 |
| 7 Сталь | 15 | 80 | 9 | 10 |
| 8 Сталь | 10 | 90 | 10 | 12 |

Задание 8. Донышко баллона для хранения пропана приварено к обечайке роликовым швом. Определить требуемую ширину шва исходя из условия равнопрочности его с обечайкой.

Задание 9. Две полосы, соединенные встык с помощью накладок, приваренные точечной сваркой, (рис.17) подвергаются действию переменной силы Р, меняющей своё значение от 0 до Р. Определить максимальное усилие Р, допустимое для соединения. Исходные данные приведены в таблице 8.

Р

Р

В

d

Р

Р





Рисунок 17 – Схема соединения пластин

Таблица 8 –  Исходные данные для расчета по заданию 9

| Материал | В, мм | , мм | н, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Сталь 10 | 100 | 3 | 2 |
| 2 Х18Н9Т | 120 | 3 | 3 |
| 3 Сталь 10 | 140 | 4 | 2 |
| 4 10Г2С | 160 | 4 | 3 |
| 5 18Н10Т | 180 | 5 | 4 |
| 6 15ХСНД | 180 | 5 | 3 |
| 7 10Г2 | 60 | 4 | 2 |
| 8 Сталь 10 | 50 | 4 | 2 |

5.2 Методические указания к решению задач темы 3

Сварные соединения, выполненные контактной сваркой, определяются видом сварки. При точечной  сварке соединения нахлёсточные (см. рис.15, 17). Точечной контактной сваркой соединяют элементы, имеющие малые толщины (до нескольких миллиметров).

Точки в сварном соединении следует располагать таким образом, чтобы они работали преимущественно на срез, а не на отрыв.

Шовная контактная сварка допускает возможность соединения элементов от весьма малых толщин до суммарной толщины 4…6 мм из сталей и алюминиевых сплавов. При шовной сварке между соединяемыми элементами образуется  герметичный шов путём постановки ряда точек, перекрывающих друг друга.

Стыковая контактная сварка эффективно используется при сварке изделий в массовом производстве – арматуры железобетонных конструкций, стержней решётчатых и сплошных конструктивных элементов при безотходной технологии производства. Контактным способом получают стыковые соединения элементов с круглыми, квадратными, прямоугольными, трубчатыми, профильными сечениями. Наиболее хорошо соединяются элементы одинакового поперечного сечения.

Для получения качественных контактных стыковых соединений диаметры d1 и d2 соединяемых элементов круглого поперечного сечения, а также толщины труб s1 и s2 не должны отличаться друг от друга более чем на 15%.

Расчёт на прочность стыков, выполненных контактной стыковой сваркой и воспринимающих статическую нагрузку, обычно не производят. Считают стык равнопрочным основному металлу.

К заданию 7. Вначале необходимо определить срезающее усилие Т по формуле

Т = М/t,

где М – изгибающий момент, кН. см (кН.   м);

t  – расстояние между точками, см (м),

а затем вычислить напряжение среза в точке от найденного усилия. После чего определяют результирующее напряжение среза в точке от момента и от силы Р и сравнивают его с допускаемым.

К заданию 8. Условие прочности односрезных роликовых швов определяют по формуле

τ=Phℓ≤τ',

где h  – ширина шва, см;

l  – длина шва, см.

К заданию 9. Расчёт вести по напряжениям      .

Коэффициент понижения допускаемых напряжений определяют по формуле,  принимая величину  КЭФ  по табл. Б.12 или табл.3 в работе [5]

γ=ka∓b−ka∓br≤1,

где a и b – коэффициенты, зависящие от свойств металла;

r=σminσmax.

6 Тема 4. Расчёт сопряжений элементов конструкций, работающих на изгиб и сложное сопротивление

6.1 Варианты заданий по теме 4

Присоединение одного элемента к другому осуществляется, как правило, с помощью угловых швов. Под действием изгибающего момента, нормальной и касательной сил в угловых швах возникает сложное напряжённое состояние, точное определение которого затруднено. Поэтому угловые швы сопряжений условно рассчитывают на срез.

Задание 10. Кронштейн из стали марки Ст 3 (двутавр №30Б) приварен к плите (рис.18) электродами типа Э42 угловыми горизонтальными швами катетом К. К кронштейну приложен постоянный изгибающий момент М и переменная сила N, меняющая своё значение от 0 до N. Выполнить проверочный расчёт прочности сопряжения по допускаемым напряжениям. Исходные данные приведены в таблице 9.

N

В

А

М

В

А

C

H

Рисунок 18 – Схема нагружения сварного соединения

Таблица 9 – Исходные данные к заданию 10

| Вариант | М, кН.см | N, кН | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ст.3 | 1150 | 50 | 6 |
| 2 10Г2С | 1000 | 60 | 6 |
| 3 15ХСНД | 800 | 70 | 7 |
| 4 Сталь 45 | 600 | 80 | 7 |
| 5 10Г2 | 700 | 90 | 8 |
| 6 Ст.3 | 900 | 100 | 9 |
| 7 10ХСНД | 1000 | 100 | 6 |
| 8 Сталь 10 | 1200 | 80 | 6 |
| 9 Х18Н10Т | 1400 | 60 | 8 |
| 10 Сталь 45 | 1600 | 100 | 8 |

Задание 11. Устройство для закрепления натяжного каната состоит из трубы 1 и приваренной к ней проушины  2 (рис.19). Труба приваривается к опорной плите угловым швом с катетом по контуру торца (шов Т1). Определить максимальное усилие Р, допустимое для шва Т1. Расчёт выполнить по предельному состоянию, приняв n = 1,2; m = 0,8. Исходные данные приведены в таблице 10.



P

T

N

a

в

d



2

1

Т и N – тангенциальная и нормальная составляющие нагрузки Р;

 –  угол приложения нагрузки; а, в, d,  –  линейные размеры деталей

устройства

Рисунок 19 –  Схема нагрузки изделия

Таблица 10  – Варианты исходных данных к заданию 11

| Материал | d, мм | , мм | a, мм | K, мм | , ...0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ст 3 | 280 | 10 | 500 | 7 | 30 |
| 2 Сталь 45 | 300 | 12 | 600 | 8 |  |
| 3 10ХСНД | 320 | 14 | 700 | 9 |  |
| 4 Х18Н10Т | 260 | 10 | 500 | 7 | 45 |
| 5 Ст 3 | 260 | 10 | 500 | 7 |  |
| 6 Ст 45 | 240 | 8 | 400 | 6 |  |
| 7 10ХСНД | 200 | 6 | 300 | 5 | 60 |
| 8 Х18Н10Т | 100 | 4 | 200 | 4 |  |
| 9 Алюминиевый сплав | 120 | 6 | 300 | 4 |  |

Задание 12. Плита размерами Вxаx приварена к стенке (рис.20) автоматической сваркой под флюсом угловым швом с катетом К. Определить максимальную величину силы Р, допустимую для соединения. Исходные данные приведены в таблице 11.

а



Р



к

Рисунок 20 –  Расчетная схема сварного узла

Таблица 11 – Варианты исходных данных к заданию 12

| Материал | В, мм | , мм | А, мм | К, мм | , ...0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ст 3 | 200 | 30 | 300 | 10 | 60 |
| 2 Ст 5 | 300 | 30 | 400 | 10 | 45 |
| 3 14Г2 | 400 | 40 | 500 | 10 | 30 |
| 4 15ГС | 500 | 40 | 600 | 12 | 60 |
| 5 10Г2С | 400 | 30 | 700 | 10 | 45 |
| 6 15ХСНД | 300 | 20 | 600 | 10 | 30 |
| 7 10ХСНД | 200 | 10 | 500 | 8 | 60 |
| 8 10Г2СД | 100 | 10 | 400 | 8 | 45 |
| 9 10Г2СД | 50 | 8 | 300 | 6 | 30 |

6.2 Методические указания к решению задач темы 4

К заданию 10. Поскольку на кронштейн действует кроме постоянного момента ещё и переменная сила N (см. рис. 18), то необходимо выполнить проверочный расчет на выносливость по двум опасным сечениям: АА – по основному металлу в месте перехода к сварным швам и ВВ – по расчётному сечению шва.

Согласно схеме загружения кронштейна напряжения среза в верхнем и нижнем швах будут различными: в верхнем шве они будут суммироваться от момента и силы N, а в нижнем – вычитаться. В связи с этим коэффициенты асимметрии цикла (следовательно, и коэффициент понижения напряжений), для них будут различными, что вызовет необходимость проверки выносливости обоих швов.

К заданию 11. Так как сила Р ( см. рис. 19)направлена под углом к продольной оси трубы, то необходимо найти её составляющие. Результирующие напряжения в наиболее нагруженном участке шва определяют из выражения

τрез'=(τn+τm)2+τ2;

τрез≤τ'     или    τрез≤mRср.

В связи с тем, что сила Р направлена под углом, то необходимо определить напряжения, возникающие в швах от действия нормальных и касательных составляющих этой силы. Условия прочности сварного соединения имеют вид

τK+τМ2+τТ2≤τ.

Подставив в эту формулу необходимые величины, находят значение искомой силы Р.

7 Тема 5. Расчёт оболочковых сварных конструкций

Оболочковые конструкции отличаются большой металлоёмкостью, вследствие чего прочностные расчёты приобретают особенно важное  значение, так как существенно снижают расход металла. По условиям эксплуатации, определяющим также и методы расчёта, оболочковые конструкции разделяют на две основные группы.

К первой группе относят конструкции, работающие при температуре менее 1000С и давлении менее 0,07 МПа, при отсутствии взрывоопасной или ядовитой среды. Их расчёт определяется общими нормами и правилами, принятыми для металлоконструкций.

Ко второй группе относят конструкции, работающие при более высокой температуре и давлении, чем для первой группы, во взрывоопасных или ядовитых средах. Расчёт, проектирование и изготовление конструкций второй группы выполлняют согласно специальным требованиям, изложенным в инструкциях Гостехнадзора, контролирующего проектирование, изготовление и эксплуатацию металлических конструкций.

7.1 Варианты заданий по теме 5

Задание 13. Определить напряжения в стыковых швах шарового воздухосборника при внутреннем давлении 0,05 МПа. Радиус равен 2.103мм.

Задание 14. Определить, в каких стыковых швах (продольных, кольцевых и на сфере) будет иметь место наибольшее напряжение воздухосборника при давлении 0,6 МПа (рис.21), если известно, что RC –  радиус сферы, С – толщина стенки сферической части воздухосборника, RЦ, Ц – радиус и толщина цилиндрической части.

Rц

ц

Rc

c

Рисунок 21 – Схема воздухосборника

Задание 15. Определить, какое соотношение между толщинами цилиндрической части Ц и сферического днища С при одинаковом радиусе кривизны следует принимать для того, чтобы напряжения в продольных швах цилиндрической части и на сфере были одинаковыми (рис.21).

Задание 16.  Барабан  котла  высоких параметров  (рис.21)  предполагается   изготовить   из   жаропрочной   стали,  имеющей  при температуре  200С  в= 660 МПа, а при температуре эксплуатации 4000 – т = 330 МПа. Рабочее давление 20 МПа. Определить требуемые толщины стенок цилиндрической части и днища, если все швы проектируются стыковыми и должны свариваться электродуговой односторонней многослойной сваркой под флюсом.

Задание 17. Проверить прочность продольных сварных швов котла (см.рис.22), работающего при температуре Т и давлении Р, если котёл сварен из стали с в при 200С и т при температуре эксплуатации. Исходные данные приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Исходные данные к заданию 17

| № п/п | Т, 0С | Р, МПа | в, МПа | т, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 20 | 600 | 300 |
| 2 | 400 | 20 | 650 | 330 |
| 3 | 400 | 25 | 650 | 330 |
| 4 | 350 | 15 | 550 | 280 |
| 5 | 350 | 10 | 500 | 250 |
| 6 | 300 | 20 | 550 | 300 |
| 7 | 300 | 25 | 500 | 250 |
| 8 | 250 | 20 | 600 | 300 |
| 9 | 250 | 15 | 500 | 250 |

7.2 Методические указания к решению задач темы 5

К заданию 13, 15. Конструкции относятся к первой группе по условиям эксплуатации, поэтому условие прочности -

σ=PR2δ≤σ',

где Р – внутреннее давление;

R – радиус кривизны;

 – толщина стенки.

К заданию 14, 16, 17. Конструкции относятся ко второй группе по условиям эксплуатации. Рассчитывается по формулам (8.27) – (8.32) [5].

Приложение А

### Сортамент прокатанной стали

Таблица  А.1 – Сталь прокатанная широкополосная,  универсальная

| Ширина, мм | Масса 1м полосы, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|  | Толщина 1 м полосы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 |
| 210 | 9,89 | 11,54 | 13,19 | 14,84 | 16,49 | 18,13 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 |
| 220 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 20,72 | 24,18 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 37,99 |
| 240 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 22,61 | 26,28 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,45 |
| 250 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 |
| 260 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,45 | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 44,90 |
| 280 | 13,19 | 1539 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 26,38 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,36 |
| 300 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 |
| 320 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 30,14 | 35,17 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 55,26 |
| 340 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 32,03 | 37,37 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 58,72 |
| 360 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 33,91 | 39,56 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 62,17 |
| 380 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 35,80 | 41,76 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 65,63 |
| 400 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 |
| 420 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 | 39,56 | 46,16 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 72,53 |
| 450 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 38,86 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 |
| 480 | 22,61 | 26,37 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,44 | 45,21 | 52,75 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 82,89 |
| 500 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 |
| 530 | 24,96 | 29,12 | 33,28 | 37,44 | 41,61 | 45,77 | 49,93 | 58,25 | 66,57 | 74,89 | 83,21 | 91,53 |
| 560 | 26,37 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,35 | 52,75 | 61,54 | 70,33 | 79,12 | 87,92 | 96,71 |
| 600 | 28,26 | 32,97 | 36,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 | 56,52 | 65,94 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,6 |
| 630 | 29,67 | 34,62 | 39,56 | 44,51 | 49,46 | 54,40 | 59,35 | 69,24 | 79,13 | 89,02 | 98,91 | 108,8 |
| 650 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 56,13 | 61,23 | 71,44 | 81,64 | 91,85 | 102,0 | 112,2 |
| 670 | 31,53 | 36,80 | 42,15 | 47,30 | 52,59 | 57,80 | 63,10 | 73,60 | 84,10 | 94,60 | 105,1 | 115,6 |
| 700 | 32,97 | 38,46 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 60,44 | 65,94 | 76,93 | 87,92 | 98,91 | 109,9 | 120,8 |
| 750 | 35,33 | 41,21 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 64,76 | 70,65 | 82,43 | 94,20 | 105,9 | 117,7 | 129,5 |
| 800 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 | 87,92 | 100,4 | 113,0 | 125,6 | 138,1 |
| 850 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 | 93,42 | 106,7 | 120,1 | 133,4 | 146,8 |
| 900 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 | 98,91 | 113,0 | 127,1 | 141,3 | 155,4 |
| 950 | 44,75 | 52,20 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 | 104,4 | 119,3 | 134,2 | 149,1 | 164,0 |
| 1000 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 | 109,9 | 125,6 | 141,3 | 157,0 | 172,7 |
| 1050 | 49,46 | 57,70 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 | 115,4 | 131,8 | 148,3 | 164,8 | 181,3 |

Продолжение таблицы А.1

| Ширина, мм | Масса 1м полосы, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|  | Толщина 1 м полосы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 200 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 41,21 | 46,16 | 49,46 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 |
| 220 | 43,18 | 48,36 | 51,81 | 55,26 | 62,17 | 69,08 | 77,72 | 86,35 | 94,98 | 103,62 |
| 240 | 47,10 | 52,75 | 56,52 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,62 | 113,04 |
| 250 | 49,06 | 54,95 | 58,88 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 88,31 | 98,13 | 106,94 | 117,75 |
| 260 | 51,03 | 57,15 | 61,23 | 65,31 | 73,48 | 81,64 | 91,85 | 102,05 | 112,55 | 122,46 |
| 280 | 54,95 | 61,54 | 65,94 | 70,34 | 79,13 | 87,92 | 98,91 | 109,90 | 120,89 | 131,88 |
| 300 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 105,98 | 117,75 | 129,52 | 141,30 |
| 320 | 62,80 | 70,34 | 75,36 | 80,38 | 90,43 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 138,16 | 150,72 |
| 340 | 66,73 | 74,73 | 80,07 | 85,41 | 96,08 | 106,76 | 120,11 | 133,45 | 146,80 | 160,14 |
| 360 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | 90,43 | 101,74 | 113,04 | 127,17 | 141,30 | 155,43 | 169,56 |
| 380 | 74,58 | 83,52 | 89,49 | 95,46 | 107,39 | 119,32 | 134,24 | 149,15 | 164,06 | 178,98 |
| 400 | 78,50 | 87,92 | 94,20 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 141,30 | 157,00 | 172,70 | 188,40 |
| 420 | 82,43 | 92,32 | 98,9 Г | 105,50 | 118,69 | 131,88 | 148,37 | 164,85 | 181,34 | 197,82 |
| 450 | 88,31 | 98,91 | 105,98 | 113,04 | 127,17 | 141,30 | 158,96 | 176,63 | 194,29 | 211,95 |
| 480 | 94,20 | 105,50 | 113,04 | 120,55 | 135,65 | 150,72 | 169,56 | 188,40 | 207,24 | 226,18 |
| 500 | 98,13 | 109,90 | 117,75 | 125,60 | 141,30 | 157,00 | 176,63 | 196,25 | 215,88 | 235,50 |
| 530 | 104,01 | 116,49 | 124,82 | 133,14 | 149,78 | 166,42 | 187,22 | 208,03 | 228,83 | 249,63 |
| 560 | 109,90 | 123,08 | 131,88 | 140,67 | 158,25 | 175,84 | 197,82 | 219,80 | 241,78 | 263,76 |
| 600 | 117,75 | 131,88 | 141,30 | 150,72 | 169,56 | 188,40 | 211,95 | 235,50 | 259,05 | 282,60 |
| 630 | 123,64 | 138,47 | 148,37 | 158,26 | 178,04 | 197,82 | 222,55 | 247,28 | 272,00 | 296,73 |
| 650 | 127,56 | 142,87 | 153,08 | 163,28 | 183,69 | 204,10 | 229,61 | 255,13 | 281,64 | 306,15 |
| 670 | 131,50 | 147,40 | 157,78 | 168,40 | 189,40 | 210,36 | 236,70 | 263,00 | 289,27 | 315,60 |
| 700 | 137,38 | 153,86 | 164,85 | 175,84 | 197,82 | 219,80 | 247,28 | 274,75 | 302,22 | 329,70 |
| 750 | 147,19 | 164,85 | 176,63 | 188,40 | 211,95 | 235,50 | 264,94 | 294,38 | 323,81 | 353,25 |
| 800 | 157,00 | 175,84 | 188,40 | 200,96 | 226,08 | 251,20 | 282,60 | 314,00 | 345,40 | 376,80 |
| 850 | 166,81 | 186,83 | 200,18 | 213,52 | 240,21 | 266,90 | 300,26 | 333,63 | 366,99 | 400,35 |
| 900 | 176,63 | 197,82 | 211,95 | 226,08 | 254,34 | 282,60 | 317,93 | 353,25 | 388,58 | 423,90 |
| 950 | 186,44 | 208,81 | 223,73 | 238,64 | 268,47 | 298,30 | 335,59 | 372,88 | 410,16 | 447,45 |
| 1000 | 196,25 | 219,80 | 235,50 | 251,20 | 282,60 | 314,00 | 353,25 | 392,50 | 431,75 | 471,00 |
| 1050 | 206,06 | 230,79 | 247,28 | 263,76 | 296,73 | 329,70 | 370,91 | 412,13 | 453,34 | 494,55 |

# Приложение Б

## Табличные данные для расчетов

| ## Элементы | пр для |  |
| --- | --- | --- |
|  | сталей | алюминиевых сплавов |
| ### Сжатые Пояса, опорные раскосы и опорные стойки ферм | 120 | 100 |
| ### Прочие раскосы и стойки ферм | 150 | 120 |
| ### Связи | 200 | 150 |
| ### Основные колонны и стойки | 120 | 90 |
| ### Вспомогательные стойки | 150 | 110 |
| ### Растянутые Пояса и опорные раскосы ферм | 250 | 200 |
| ### Прочие раскосы и стойки ферм | 350 | 300 |
| ### Связи | 400 | 300 |

Таблица Б.1 - Предельная гибкость пр для элементов конструкций из

стали и алюминиевых сплавов

Таблица Б.2 - Коэффициенты продольного изгиба  центрально-сжатых

элементов из углеродистых сталей

| Гибкость λ=ℓ0i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,000 | 0,999 | 0,998 | 0,997 | 0,996 | 0,995 | 0,994 | 0,993 | 0,992 | 0,991 |
| 10 | 0,990 | 0,988 | 0,986 | 0,984 | 0,982 | 0,980 | 0,978 | 0,976 | 0,974 | 0,972 |
| 20 | 0,970 | 0,968 | 0,966 | 0,964 | 0,962 | 0,960 | 0,958 | 0,956 | 0,954 | 0,952 |
| 30 | 0,950 | 0,947 | 0,944 | 0,941 | 0,938 | 0,935 | 0,932 | 0,929 | 0,926 | 0,923 |
| 40 | 0,920 | 0,917 | 0,914 | 0,911 | 0,908 | 0,905 | 0,902 | 0,899 | 0,896 | 0,893 |
| 50 | 0,890 | 0,887 | 0,884 | 0,881 | 0,878 | 0,875 | 0,872 | 0,869 | 0,866 | 0,863 |
| 60 | 0,860 | 0,855 | 0,850 | 0,845 | 0,840 | 0,835 | 0,830 | 0,825 | 0,820 | 0,815 |
| 70 | 0,810 | 0,804 | 0,898 | 0,792 | 0,786 | 0,780 | 0,774 | 0,768 | 0,762 | 0,756 |
| 80 | 0,750 | 0,744 | 0,738 | 0,732 | 0,726 | 0,720 | 0,714 | 0,708 | 0,702 | 0,696 |
| 90 | 0,690 | 0,681 | 0,672 | 0,663 | 0,654 | 0,645 | 0,636 | 0,627 | 0,618 | 0,609 |
| 100 | 0,600 | 0,592 | 0,584 | 0,576 | 0,568 | 0,560 | 0,552 | 0,544 | 0,536 | 0,528 |
| 110 | 0,520 | 0,513 | 0,506 | 0,499 | 0,492 | 0,485 | 0,478 | 0,471 | 0,464 | 0,457 |
| 120 | 0,450 | 0,445 | 0,440 | 0,435 | 0,430 | 0,425 | 0,420 | 0,415 | 0,410 | 0,405 |
| 130 | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,388 | 0,384 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,368 | 0,364 |
| 140 | 0,360 | 0,366 | 0,52 | 0,348 | 0,344 | 0,340 | 0,336 | 0,332 | 0,328 | 0,324 |
| 150 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,311 | 0,308 | 0,305 | 0,302 | 0,299 | 0,296 | 0,293 |
| 160 | 0,290 | 0,287 | 0,284 | 0,281 | 0,278 | 0,275 | 0,272 | 0,269 | 0,266 | 0,263 |
| 170 | 0,260 | 0,257 | 0,254 | 0,251 | 0,248 | 0,245 | 0,242 | 0,239 | 0,236 | 0,233 |
| 180 | 0,230 | 0,228 | 0,226 | 0,224 | 0,222 | 0,220 | 0,218 | 0,216 | 0,214 | 0,212 |
| 190 | 0,210 | 0,208 | 0,206 | 0,204 | 0,202 | 0,200 | 0,198 | 0,196 | 0,194 | 0,192 |

Таблица Б.3 – Коэффициенты продольного изгиба  для центрально–сжатых

стержней

| Гибкость λ=ℓ0i |  для |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## сталей |  |  |  | алюминиевых сплавов |  |
|  | Ст5 | 10ХСНД (НЛ2) | Класса С 60/45 | Класса С 85/75 | АМг6М | Д16Т |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 | 1,00 0,98 0,96 0,93 0,89 0,85 0,80 0,74 0,67 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,26 0,24 0,21 | 1,00 0,98 0,95 0,92 0,89 0,84 0,78 0,71 0,63 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,,25 0,23 0,21 0,19 | 1,00 0,98 0,95 0,91 0,84 0,75 0,67 0,60 0,51 0,44 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 | 1,00 0,98 0,93 0,87 0,76 0,66 0,56 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 | 1,00 1,00 0,99 0,94 0,83 0,73 0,63 0,54 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 – – | 1,00 0,99 0,98 0,84 0,70 0,57 0,46 0,35 0,29 0,23 0,19 015 0,13 0,11 0,10 0,08 – – |

Таблица Б. 4 - Минимально возможные катеты швов

| Толщина наиболее толстого свариваемого элемента, мм | До 10 | 11…20 | 21…30 | 30…50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катет шва для углеродистых сталей, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Катет шва для низкоуглеродистых сталей, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |  |

Таблица Б.5 – Допускаемые напряжения основного металла, МПа

| Род усилий | Условное обозначение | Величина напряжений для материала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст2 | Ст3 | 15ХСНД | АМг6 |
| Растяжение, сжатие, згиб |  | 140 | 160 | 225 | 140 |
| Срез |  | 84 | 96 | 135 | 84 |

Таблица Б.6 - Расчетные сопротивления сталей, МПа

| Род усилий | Условное обозначение | Величина для стали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Углеродистой1 |  | Низколегированной2 |  |  |  |
|  |  | Ст3 Ст4 | Ст5 | 14Г2 и 15ГС |  | 10Г2С 10Г2СД 15ХСНД | 10ХСНД |
|  |  |  |  |   20 мм |  20 мм |  |  |
| Растяжение, Сжатие, Изгиб | R | 210 | 230 | 290 | 280 | 290 | 340 |
| Срез | Rср | 130 | 140 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| Смятие торцовой поверхности | Rсм | 320 | 340 | 430 | 430 | 430 | 500 |

Примечания:

### 1 Для угловой, двутавровой и швеллерной стали при толщине вертикальных стенок   20 мм.

2 При толщине 34 – 40 мм цифры, указание в таблице, для стали 15ГС снижают на 10%, для стали 10ХСНД – на 8%. При больших толщинах величина R берется равной 0,85 т.

Таблица Б.7 – Расчетные сопротивления R для деформируемых алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой

| ### Сплав | R, МПа, для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | листов толщиной 0,5–10 мм | плит толщиной 10–40 мм | труб | профилей толщиной 10–40 мм |
| АД31Т | 70 | 70 | 70 | 70 |
| АД31Т1 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| АД33Т | 95 | 95 | 95 | 95 |
| АД33Т1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| АД35Т | 100 | 100 | 100 | 100 |
| АД35Т1 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| В92Т | 190 | 190 | 240 | 250 |

Таблица Б.8 – Расчетные сопротивления сварных соединений алюминиевых

сплавов аргонодуговой сваркой

| ## Марка |  | Вид шва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в стык |  | угловой |
| свариваемого сплава | присадочного металла | R/, МПа | R/ср, МПа | R/ср, МПа |
|  |  | при сжатии, растяжении, изгибе | при срезе | при срезе |
| #### АД1 | АД1 | 25 | 15 | 20 |
| АМц | АМц | 40 | 25 | 30 |
| АМг | АМг3 | 70 | 45 | 50 |
| АМГ3 | АМг5 |  |  |  |
| АМг5 | АМг5; АМг6 | 110 | 65 | 60 |
| АМг6 | АМг6; АМг7 | 140 | 85 | 70 |
| АД31Т | Св-АК5; Св-АК3 | 700; 70 | 40 | 40 |
| АД31Т1 АД33Т |  | 800; 80 | 50 | 45 |
|  |  | 1000; 100 | 60 | 50 |
| АД35 Т |  |  |  |  |
| АД33Т1 АД35Т1 при толщине 3 мм | Св-АК5; Св-АК10 | 110 | 65 | 55 |
|  |  | 1100; 90 | 60 | 55 |
| В92Т при толщине 4 мм | Св-В92 | 1700 | 100 | 90 |
|  | Св-АК5 | 1600 | 90 | 70 |
| 4 мм | Св-В95 | 1700; 150 | 100 | 90 |
| 5 – 12 мм | Св-АК5 | 1500; 150 | 90 | 70 |

Таблица Б. 10 – Коэффициенты перегрузки п для различных сооружений

| Вид нагрузки | п для |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доменных печей | промышленных зданий | башен и мачт | сосудов и газгольдеров | мостов |
| Собственный вес конструкции | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,25 |
| Гидростатическое давление жидкости | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| Внутреннее газовое давление | 1,1 |  |  | 1,2 |  |
| Вертикальные нагрузки от кранов |  | 1,3 |  |  |  |
| Ветер (при Q = 0,40…1,0 кН/ м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Снег (при Р = 0,50…2,0 кН/ м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Нагрузки от подвижных составов | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,4 |
| Воздействие температурного распора | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |

Таблица Б.9 – Расчетные сопротивления и допускаемые напряжения

для сварных соединений

| Вид швов | Род усилий | Сварка автоматическая, полуавтоматическая, ручная электродами Э42А, Э50А |  | Сварка ручная электродами Э42, Э50 |  | Сварка контактная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетное сопротивление | Допускаемое напряжение | Расчетное сопротивление | Допускаемое напряжение | Расчетное сопротивление | Допускаемое напряжение |
| Стыковой | Растяжение | R/p = R | /p =  | R/p = 0,9 R | /p = 0.9  | – | – |
|  | Сжатие | R/c = R | /c =  | R/c = R | /c =  |  |  |
|  | Срез | R/cp = 0.65R | / = 0,65  | R/cp = 0.6R | / = 0,6  |  |  |
| Угловой | Срез | R/cp = 0.65R | / = 0,65  | R/cp = 0.6R | / = 0,6  |  |  |
| Точечный и роликовый | Срез | – |  |  |  | R/cp.т = 0.6R | `т = 0,6  |
|  | Отрыв | – |  |  |  | R/о.т = 0.3R | /o.т = 0,3  |

Примечания:

1    , R     – допускаемое напряжение и расчетное сопротивление для основного металла при растяжении.

2 /, /, R/ – соответственно допускаемое напряжение и расчетное сопротивление для сварных соединений (R/`p – при растяжении; R/cp – при срезе; /o.т – при отрыве точечного соединения и т. п.).

Таблица Б. 13 – Распределение нагрузки, действующей на шов по обушку

и по перу в случае крепления уголка к листу

| Тип и положение уголка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шов по обушку | 0,7 р | 0,65 р | 0,75 р |
| Шов по перу | 0,3 р | 0,35 р | 0,25 р |

Таблица Б. 11 – Коэффициенты работы т элементов стальных конструкции

| № п.п. | # Элементы конструкций | Т |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Сплошные балки и сжатые элементы ферм перекрытий | 0,9 |
| 2 | # Сжатые основные элементы решётки стропильных ферм и аналогичных им при гибкости   60 | 0,8 |
| 3 | # Колонны зданий и кровли | 0,9 |
| 4 | # Корпуса и днища резервуаров | 0,8 |
| 5 | # Подкрановые балки тяжёлого и весьма тяжёлого режимов работы | 0,9 |
| 6 | # Сжатые раскосы пространственных решётчатых элементов из одиночных уголков, привариваемые к поясам одной полкой: а) при перекрёстной решётке с несовмещёнными в смежных гранях узлами б) при ёлочной и перекрёстной рёшетке с несовмещёнными в смежных гранях узлами | 0,9 0,8 |
| 7 | # Одиночные уголки равнобокие, прикрепляемые одной полкой, и неравнобокие, прикрепляемые узкой полкой (за исключением указанных в п. 6) | 0,75 |
| Примечания: 1 Коэффициенты условий работы в пп. 1 и 2 одновременно не учитываются. 2 Коэффициенты условий работы в пп. 2 и 6 не распространяются на крепления в соответствующих элементах в узлах. |  |  |

Таблица Б.12 – Эффективные коэффициенты концентрации напряжений в

элементах сварных конструкций

| № п/п | Характеристика сечения | Схема соединения и расположения расчетного сечения аа | Кэф для сталей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст3 | Низколеги-рованной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I По металлу сварных швов |  |  |  |  |
| 1 | Основной металл с необработанной прокатной поверхностью и с прокатными, обрезанными или обработанными механическим путем кромками |  | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Основной металл с необработанной прокатной поверхностью и с кромками, обрезанными газовой резкой: а) ручной б) машинной |  | 1,4 1,1 | 1,8 1,2 |
| 3 | Основной металл с необработанной поверхностью и обработанными механическим путем кромками при радиусе перехода: а) R≥200 мм б)R=10 мм в)R=1 мм (прямой угол) |  | 1,0 1,6 2,0 | 1,0 - - |
| 4 | Основной металл по сечению с отверстиями |  | 1,3 … 2,0 | 1,5 … 2,4 |
| ІІ По металлу сварных швов |  |  |  |  |
| 5 | Стыковые швы (по оси шва) с полным проваром корня шва: а) при автоматической и ручной сварке и просвечивании б) при автоматической сварке без просвечивания в) при ручной сварке без просвечивания |  | 1,0 1,1 1,2 | 1,0 1,2 1,4 |
| 6 | Поперечные (лобовые) швы по расчётному сечению: а) при ручной сварке б) при автоматической сварке |  | 2,3 1,7 | 3,2 2,4 |
| 7 | Продольные (фланговые) швы, работающие на срез от осевой силы, по расчётному сечению, проходящему по длине шва при ручной сварке |  | 3,4 | 4,4 |
| Продолжение табл. Б.12 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Основной металл в месте перехода к необработанному стыковому шву с усилением, имеющем достаточно плавный переход |  | 1,4 | 1,8 |
| 9 | Основной металл в месте перехода к стыковому шву, обработанному в этом месте абразивным кругом или специальной фрезой при стыковании листов: а) одинаковой толщины и ширины б) разной ширины в) разной толщины |  | 1,0 1,2 1,3 | 1,0 1,4 1,6 |
| 10 | У стыкового необработанного шва с плотной подкладкой и полным проваром при достаточной плавности перехода от шва к основному металлу |  | 1,5 |  |
| 11 | У поперечного (лобового) углового шва в рабочих соединениях: а) без механической обработки шва при отношении катетов b : h = 1 б) без механической обработки при отношении катетов b : h = 1,5 (направление большего катета вдоль усиления) в) при механической обработке и отношении катетов b : h = 1,5 |  | 3,0 2,7 1,5 | 4,0 3,7 1,9 |
| 12 | У продольного (флангового) шва, работающего на срез от осевой силы, в местах перехода от элемента к концам флангового шва независимо от наличия его обработки |  | 3,4 |  |
| 13 | У присоединении комбинированным угловым швом |  | 3,0 |  |
| 14 | Вблизи продольных швов, приваривающих планку, без механической обработки мест перехода от шва к основному металлу |  | 3,0 | 3,8 |
| Продолжение таблицы Б.12 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Вблизи диафрагм и рёбер, приваренных угловыми швами к растянутым поясам балок и элементам ферм: а) без механической обработки швов, но при плавном переходе от швов к основному металлу: при ручной сварке при полуавтоматической сварке б) при механической обработке швов |  | 1,6 1,3 1,0 | 2,2 1,5 1,1 |
| 16 | Сечения элементов, сваренных из листов непрерывными швами, вдали от диафрагм и рёбер при действии усилия вдоль оси шва: а) при автоматической и полуавтоматической сварке б) при ручной сварке |  | 1,0 1,3 | 1,0 1,6 |
| 17 | У лобового шва соединения впритык при сварке: а) без разделки кромок б) с разделкой кромок |  | 2,2 1,6 |  |

Приложение В

Расчетные схемы

Таблица В.1 – Примеры нагружения и условия прочности сварных соединений,

полученных сваркой плавлением

| № п/п | Схема сварного соединения | Условия прочности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | lш P P δ | σ'=PFш=Pδlш≤σр σ'=Pnδlш≤mRр |
| 2 | lш M M δ | σ'=MW=6Mδlш2≤σш σ'=MnW=6Mnδlш2≤mRp |
| 3 | lш M M δ P P | σэкв=σР+σМ≤σр σэкв=σшР+σшМ≤mRр |
| 4 | P lш К | τэкв=PFш=P2βKlш≤τсв τ=PnFш=Pn2βKlш≤mRср |
| 5 | М lш К N2 N2 B | τ=N2Fсв=МВβKlш≤τ τ=N2nFсв=МnВβKlш≤mRср |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | М lш B lф lф | τ=МВβKlф+βКlл26≤τ |
| 7 | М x y y rmax | τmax=MJpсвrmax≤τ Jp=Jxx+Jyy |
| 8 | P М lш B lф lф | τ=τM+τP τ=MβklфB+βklл26+Pβklл+2lф≤τ |
| 9 | К lш P δ | τ=Pn2Fш=Pn2βklш≤mRср τ=P2Fш=P2βklш≤τ |
| 10 | К lш М δ | τ=M2Wш=6M2βklш2≤τ τ=Mn2Wш=6Mn2βklш2≤mRср |
| 11 | К lш М δ P | τ=τсвM+τсвP≤τ τ=τсвM+τсвP≤mRcp |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | P М B lш lш | τ=τM+τP≤τ τ=τM+τP≤mRcp |
| 13 | P lш К | τ=Pβklш≤τ τ=Pnβklш≤mRcp |
| 14 | М lш | τ=MWш=6Mβklш2≤τ τ=MnWш=6Mnβklш2≤mRcp |
| 15 | P М lш | τ=τM+τP≤τ τ=τM+τP≤mRcp |
| 16 | lф P lл lф | τ=Pβklл+2lф≤τ τ=Pnβklл+2lф≤mRcp |

Таблица В.2 - Примеры нагружения и условия прочности сварных  соединений, полученных сваркой давлением

| № п/п | Схема сварного соединения |  | Условия прочности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | dT P |  | τ=4PπdT2n≤τ, где n – количество точек, τ=4PπdT2≤mRcp |
| 2 | dT ymax yi M |  | τ=4MπdT2i=1nyi2ymax≤τ, τ=4MnπdT2i=1nyi2ymax≤mRcp |
| 3 | P dT ymax yi M |  | τ=τP+τM≤τ, τ=τP+τM≤mRcp |
| 4 | lш bш P P |  | ,τ=PFш=Pbшlш≤ττ=PnFш=Pnbшlш≤mRcp |
|  |  | Продолжение таблицы Б.2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 5 | M lш bш |  | τ=MlшJp≤τ, Jp = Jx + Jy Jy = 0, τ=MWш=6Mbшlш2≤τ, Wш=2Jxlш, τ=MnWш=6Mnbшlш2≤mRcp, Jx=blш312,Jy=blш312≈0 |
| 6 | P M lш bш |  | τ=τP+τM≤τ, τ=τP+τM≤mRcp |

Приложение Г

Г-1 Варианты задания на балку

РН

РН

РН

РН

а

l

а

b

Рассчитать и спроектировать сварную балку двутаврового сечения согласно схеме и исходным параметрам назначенным по варианту задания

Таблица Г.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка материала | Ст3 | Ст5 | 14Г2 | 15ГС | 10Г2С | 10ХСНД | 15ХСНД |

Таблица Г.2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина пролета, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |

Таблица Г.3

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина каждого подвижного сосредоточенного груза РН, кН | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 | 400 |

Таблица Г.4

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма жесткости | 1/500 | 1/600 | 1/750 | 1/800 |

Таблица Г .5

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояния между связанными подвижными грузами, м | а | 0,6 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | b | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |

Таблица Г.6

| Вариант задания | Варианты компонентов (табл. 1…5) |  |  |  |  | Вариант задания | Варианты компонентов (табл.1…5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 50 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 60 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 70 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |

Требуется:

- Рассчитать величины изгибающего момента и перерезывающей силы.

- Определить высоту балки.

- Конструировать сечение балки.

- Проверить полученное сечение.

- Обеспечить общую устойчивость балки.

- Обеспечить местную устойчивость.

- Назначить и рассчитать сварные соединения.

- Проектировать необходимые стыки балки.

- Конструировать и рассчитать опорные части балок.

- Вычертить балку в масштабе с необходимыми сечениями и размерами. В чертеже должны быть размеры и обозначения, необходимые для изготовления балки.

Подробно методика расчета приведена в «Методических указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование сварных конструкций» [6].

H

H1

Q1

Q2

Г-2  Варианты задания на колонну

Спроектировать колонну переменного сечения, которая имеет в сечении сварной двутавр на длине Н1 и в нижней части длиной Н составное сечение. Исходные параметры выбираются в соответствии с вариантом задания.

# Таблица Г.7

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема стойки |  |  |  |  |  |

Таблица Г.8

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка металла | Ст3 | Ст5 | 14Г2 | 15ГС | 10Г2С | 10ХСНД | 15ХСНД |

Таблица Г.9

| Вариант | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал фундамента | Бетон |  |  |
| [σ]Ф, МПа | 4,0 | 6,0 | 8,0 |

Таблица Г.10

| Нагруз-ка | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q2, кН | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Q1, кН | 500 | 600 | 70 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |

Таблица Г.11

| Высота | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н2, м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Н, м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# Таблица Г.12

| Вариант задания | Варианты компонент |  |  |  |  | Вариант задания | Варианты компонент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 40 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 60 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 |

Требуется:

- Спроектировать колонну (стойку) переменного сечения. Верхняя часть сплошного, нижняя составного сечения. Проверить на прочность и устойчивость.

- Для составного сечения рассчитать планки или раскосную решетку. Расставить диафрагмы.

- Сконструировать и рассчитать базу и оголовок.

- Рассчитать сварные соединения колонны.

- Вычертить колонну в масштабе с необходимыми сечениями и размерами. В чертеже должны быть размеры и обозначения, необходимые для изготовления колонны.

## Г-3  Варианты заданий на ферму

Спроектировать сварную ферму согласно варианта задания

Таблица Г.13

| # Вариант | Схема фермы и приложенной нагрузки | Величина нагрузки |  |  | Длина пролета количество панелей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
|  |  | 200 | 200 | 300 | 12/4 | # Ст3 |
| 2 |  | 200 | 200 | 300 | 18/6 | Ст5 |
| 3 |  | 200 | 300 | 350 | 12/4 | 10ХСНД |
| 4 |  | 200 | 200 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 5 |  | 200 | 200 | 300 | 12/4 | Ст3 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 6 |  | 300 | 200 | 250 | 18/6 | 10ХСНД |
| 7 |  | 350 | 300 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 8 |  | 150 | 250 | 200 | 18/6 | 15ХСНД |
| 9 |  | 200 | 250 | 300 | 12/4 | Ст5 |
| 10 |  | 300 | 200 | 300 | 18/6 | 10ХСНД |
| 11 |  | 300 | 200 | 200 | 12/4 | 10Г2С |
| 12 |  | 300 | 300 | 200 | 18/6 | 14Г2 |
| 13 |  | 200 | 250 | 300 | 12/4 | 10ХСНД |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 14 |  | 150 | 150 | 350 | 18/6 | 10Г2С |
| 15 |  | 350 | 300 | 200 | 12/4 | 14Г2 |
| 16 |  | 300 | 300 | 200 | 18/6 | Ст5 |
| 17 |  | 200 | 250 | 250 | 12/4 | 10ХСНД |
| 18 |  | 150 | 150 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 19 |  | 100 | 100 | 120 | 12/4 | 10ХСНД |
| 20 |  | 100 | 150 | 100 | 18/6 | 15ХСНД |
| 21 |  | 150 | 200 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 22 |  | 150 | 100 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 23 |  | 200 | 200 | 200 | 12/4 | Ст3 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 24 |  | 150 | 100 | 100 | 18/6 | 10ХСНД |
| 25 |  | 200 | 250 | 250 | 12/4 | Ст3 |
| 26 |  | 150 | 150 | 200 | 18/6 | Ст5 |
| 27 |  | 200 | 200 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| 28 |  | 200 | 150 | 150 | 18/6 | 10ХСНД |
| 29 |  | 150 | 150 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 30 |  | 100 | 150 | 150 | 18/6 | 10ХСНД |
| 31 |  | 150 | 200 | 150 | 12/4 | 15ХСНД |
| 32 |  | 150 | 100 | 100 | 18/6 | 14Г2 |
| 33 |  | 150 | 150 | 200 | 12/4 | 10Г2С |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 34 |  | 150 | 100 | 120 | 18/6 | 10ХСНД |
| 35 |  | 150 | 200 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 36 |  | 100 | 120 | 120 | 18/6 | 15ХСНД |
| 37 |  | 150 | 200 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 38 |  | 100 | 100 | 150 | 18/6 | 10ХСНД |
| 39 |  | 150 | 150 | 120 | 12/4 | 15ХСНД |
| 40 |  | 120 | 120 | 150 | 18/6 | 14Г2 |
| 41 |  | 100 | 150 | 100 | 12/4 | Ст3 |
| 42 |  | 100 | 120 | 100 | 18/6 | Ст5 |
| 43 |  | 150 | 150 | 100 | 12/4 | 10Г2С |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 44 |  | 100 | 100 | 120 | 18/6 | 10ХСНД |
| 45 |  | 150 | 150 | 120 | 12/4 | Ст5 |
| 46 |  | 10 | 120 | 100 | 18/6 | 10Г2С |
| 47 |  | 100 | 150 | 150 | 12/4 | 15ХСНД |
| 48 |  | 120 | 100 | 100 | 18/6 | 14Г2 |
| 49 |  | 150 | 200 | 150 | 12/4 | 10Г2С |
| 50 |  | 100 | 150 | 100 | 18/6 | Ст5 |
| 51 |  | 150 | 120 | 150 | 12/4 | 14Г2 |
| 52 |  | 100 | 80 | 100 | 18/6 | 10ХСНД |
| 53 |  | 150 | 180 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 54 |  | 100 | 100 | 120 | 18/6 | Ст3 |
| 55 |  | 100 | 150 | 100 | 12/4 | 10Г2С |
| 56 |  | 100 | 150 | 100 | 18/6 | 14Г2 |
| 57 |  | 180 | 200 | 230 | 12/4 | Ст5 |
| 58 |  | 100 | 75 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 59 |  | 250 | 200 | 200 | 12/4 | 10Г2С |
| 60 |  | 100 | 100 | 120 | 18/6 | 14Г2 |
| 61 |  | 150 | 150 | 200 | 12/4 | Ст3 |
| 62 |  | 100 | 100 | 75 | 18/6 | Ст5 |
| 63 |  | 200 | 150 | 200 | 12/4 | 10Г2 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 64 |  | 80 | 120 | 100 | 18/6 | 14Г2С |
| 65 |  | 150 | 200 | 150 | 12/4 | 10Г2С |
| 66 |  | 100 | 150 | 100 | 18/6 | Ст5 |
| 67 |  | 150 | 120 | 150 | 12/4 | Ст3 |
| 68 |  | 100 | 120 | 100 | 18/6 | 15ХСНД |
| 69 |  | 150 | 100 | 150 | 12/4 | Ст3 |
| 70 |  | 150 | 100 | 120 | 18/6 | 10Г2С |
| 71 |  | 100 | 150 | 100 | 12/4 | Ст5 |
| 72 |  | 80 | 120 | 80 | 18/6 | 10ХСНД |
| Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73 |  | 150 | 180 | 200 | 12/4 | Ст5 |
| 74 |  | 100 | 120 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 75 |  | 90 | 120 | 90 | 12/4 | 10Г2С |
| 76 |  | 100 | 100 | 80 | 18/6 | 15ХСНД |
| 77 |  | 300 | 200 | 200 | 12/4 | Ст3 |
| 78 |  | 200 | 300 | 200 | 18/6 | 15ХСНД |
| 79 |  | 350 | 300 | 200 | 12/4 | 10Г2С |
| 80 |  | 350 | 300 | 300 | 18/6 | 14Г2 |
| 81 |  | 200 | 300 | 300 | 12/4 | Ст5 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 82 |  | 200 | 300 | 300 | 18/6 | 10ХСНД |
| 83 |  | 300 | 350 | 300 | 12/4 | 10Г2С |
| 84 |  | 300 | 300 | 200 | 18/6 | 14Г2 |
| 85 |  | 150 | 150 | 200 | 12/4 | Ст3 |
| 86 |  | 20 | 200 | 150 | 18/6 | Ст5 |
| 87 |  | 200 | 200 | 150 | 12/4 | 10ХСНД |
| 88 |  | 100 | 150 | 150 | 18/6 | 15ХСНД |
| 89 |  | 150 | 200 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 90 |  | 150 | 220 | 200 | 18/6 | 10ХСНД |
| 91 |  | 200 | 100 | 150 | 12/4 | Ст3 |
| 92 |  | 100 | 100 | 150 | 18/6 | 10ХСНД |
| 93 |  | 150 | 150 | 20 | 12/4 | Ст3 |
| 94 |  | 100 | 100 | 150 | 18/6 | 10Г2С |
| 95 |  | 150 | 10 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| 96 |  | 120 | 150 | 150 | 18/6 | 15ХСНД |
| 97 |  | 150 | 150 | 100 | 12/4 | 10Г2С |
| 98 |  | 100 | 100 | 150 | 18/6 | 14Г2 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 99 |  | 100 | 150 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| 100 |  | 120 | 100 | 100 | 18/6 | 10ХСНД |
| 101 |  | 200 | 150 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| 102 |  | 150 | 150 | 120 | 18/6 | 14Г2 |
| 103 |  | 150 | 150 | 120 | 12/4 | 10ХСНД |
| 104 |  | 120 | 120 | 100 | 18/6 | 15ХСНД |
| 105 |  | 150 | 150 | 100 | 12/4 | 10Г2С |
| 106 |  | 150 | 100 | 100 | 18/6 | Ст5 |
| 107 |  | 120 | 150 | 150 | 12/4 | 14Г2 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 108 |  | 100 | 150 | 100 | 18/6 | 10ХСНД |
| 109 |  | 250 | 300 | 30 | 12/4 | 10ХСНД |
| 110 |  | 200 | 30 | 350 | 18/6 | 15ХСНД |
| 111 |  | 200 | 20 | 300 | 12/4 | 10Г2С |
| 112 |  | 350 | 300 | 200 | 18/6 | 14Г2 |
| 113 |  | 300 | 200 | 20 | 12/4 | Ст3 |
| 114 |  | 300 | 250 | 200 | 18/6 | Ст5 |
| 115 |  | 300 | 350 | 30 | 12/4 | 15ХСНД |
| 116 |  | 350 | 300 | 200 | 18/6 | 10Г2С |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 117 |  | 300 | 300 | 20 | 12/4 | Ст5 |
| 118 |  | 350 | 300 | 250 | 18/6 | 10Г2С |
| 119 |  | 30 | 200 | 200 | 12/4 | 14Г2 |
| 120 |  | 200 | 300 | 300 | 18/6 | 15ХСНД |
| 121 |  | 200 | 200 | 300 | 12/4 | Ст3 |
| 122 |  | 300 | 200 | 20 | 18/6 | 10ХСНД |
| 123 |  | 350 | 300 | 250 | 12/4 | Ст5 |
| 124 |  | 200 | 250 | 300 | 18/6 | 14Г2 |
| 125 |  | 150 | 180 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 126 |  | 100 | 100 | 120 | 18/6 | 10Г2 |
| 127 |  | 180 | 150 | 180 | 12/4 | Ст3 |
| 128 |  | 100 | 100 | 75 | 18/6 | 10ХСНД |
| 129 |  | 200 | 150 | 150 | 12/4 | Ст5 |
| 130 |  | 150 | 150 | 120 | 18/6 | 10Г2С |
| 131 |  | 150 | 150 | 100 | 12/4 | 10ХСНД |
| 132 |  | 120 | 120 | 100 | 18/6 | Ст3 |
| 133 |  | 150 | 120 | 150 | 12/4 | 10Г2С |
| # Продолжение таблицы Г.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 |
| 134 |  | 120 | 90 | 120 | 18/6 | Ст5 |
| 135 |  | 100 | 150 | 100 | 12/4 | Ст3 |
| 136 |  | 80 | 100 | 85 | 18/6 | 15ХСНД |
| 137 |  | 100 | 100 | 100 | 12/4 | Ст3 |
| 138 |  | 80 | 80 | 80 | 18/6 | 10Г2С |
| 139 |  | 120 | 100 | 120 | 12/4 | 10ХСНД |
| 140 |  | 100 | 120 | 100 | 18/6 | 15ХСНД |

Схемы нагружения и размеры ферм

3м

3м

Р2

Р3

Р1

3 х 4 (6)

1,5м

Р2

Р3

Р1

3м

3м

3 х 4 (6)

Р2

Р3

Р1

1,5м

3м

3м

3 х 4 (6)

Р2

Р3

Р1

3м

2м

3м

3 х4 (6)

1м

Р2

Р3

Р1

3м

3 х 4 (6)

Р2

Р3

Р1

3м

3м

3 х 4 (6)

4м

Требуется:

- Определить усилия в стержнях.

- Подобрать сечения стержней фермы и проверить их на прочность и устойчивость.

- Рассчитать сварные соединения, проверить на прочность.

- Сконструировать узлы крепления стержней, опорные узлы, проверить на выкол.

- Вычертить ферму в масштабе со всеми размерами и обозначениями, необходимыми для изготовления.

Список рекомендуемой литературы

- Николаев Г.А. Сварные конструкции. Расчёт и проектирование / Г.А. Николаев, В.А.Винокуров; Под ред. Г.А. Николаева. – М.: Высш. школа, 1990. - 446 с.

- Напряжения и деформации при сварке / Б.С. Касаткин, В.М. Прохоренко, И.М. Чертов. – К.: Вища шк., 1987. – 246 с.

- Лихтарников Я.М. Расчёт стальных конструкций: Справочное пособие / Я.М.Лихтарников, В.М.Клыков, Д.В.Ладыженский – К.: Будівельник, 1976. – 349 с.

- Сахновский М.М. Справочник конструктора строительных сварных конструкций. – Днепропетровск: Промінь, 1975. – 237 с.

- Серенко А.И. Расчёт сварных соединений и конструкций: Примеры и задачи / А.И.Серенко, М.И.Крумбальт, К.В.Багрянский – Киев: Вища шк., 1977. – 335 с.

6  Оптимальне проектування зварних конструкцій. Учбово-методичний посібник для студентів спеціальності 7.092301. / О.Г.Гринь,  В.А.Пресняков, В.М. Карпенко – Краматорськ: ДДМА, 2003. – 128 с.