ТЕМА 8. СВАРОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

8.1. Сварочные деформации

Сварка вызывает искажение размеров и формы элементов сварных конструкций, их укорочение, изгиб, потерю устойчивости, закручивание. Эти искажения выражаются в перемещениях, которые зависят от формы сварной конструкции, расположения швов в ней, толщины металла. Многообразные виды перемещений сварных конструкций порождаются относительно небольшим числом видов деформаций и перемещений, возникающих в зоне сварных соединений.

Сварочными деформациями называются перемещения отдельных точек или элементов сварных конструкций в процессе сварки или непосредственно после нее.

Как и сварочные напряжения, они могут быть временным и остаточными.

Временными называются температурные деформации протекающие во время сварки до полного остывания изделия.

Остаточными (собственными) называются деформации, возникающие при сварке и сохраняющиеся после полного остывания изделия.

Причина образования остаточных деформаций - неравномерный нагрев и охлаждение изделия, сопровождающиеся пластическими деформациями укорочения в разогретой зоне.

Укорочение вызывает изменение размеров и формы изделия, изменение формы конструкции называют "перемещениями" (саблевидность, грибовидность, утяжка и т.п.).

Величина остаточных деформаций в сварных конструкциях зависит от ряда факторов:

--- от величины погонной энергии при сварке qи=0,24UIηVсв                             (8.1)

Обычно увеличение погонной энергии расширяет зону пластического деформирования и увеличивает остаточные деформации.

Но если полоса узка, а погонная энергия значительна, то полоса равномерно нагревается по толщине и в ней не возникают температурные напряжения и остаточные деформации, имеющие существенное значение.

--- от физико-механических свойств металла

Если сталь при остывании имеет мартенситные превращения, то объем зоны сварного соединения возрастает и вместо усадки появляется деформации удлинения.

--- от предварительной подготовки изделия

Деформации при сварке элементов вырезанных газом, на ножницах или иным способом отличаются друг от друга.

8.2. Виды деформаций

Различают несколько видов сварочных деформаций

1.Деформации в плоскости свариваемых деталей  в зависимости от длины и ширины деталей появляется искривление кромок.

2.Деформации изгиба ( рис.8.1)

3.Угловые  (рис.8.2)

4.Потери устойчивости  (рис.8.3)

5.Скручивания относительно продольной оси  (рис.8.4)

6.Деформации оболочек от заварки в них продольных и кольцевых швов.

Рисунок 8.1– Деформации изгиба.

Рисунок 8.2 –  Угловые деформации

Рисунок 8.3 –Деформации потери устойчивости

Рисунок 8.4 –Деформации скручивание относительно продольной оси.

В реальных конструкциях возникает сразу несколько видов деформаций, влияющих друг на друга

8.3. Определение деформаций

Деформации и перемещения в зоне сварных соединений зависят от количества теплоты, вводимого при сварке, распределения температур, свойств свариваемого металла.

Расчет перемещения сварных конструкций состоит из двух самостоятельных этапов

I-й этап-Термическая задача: включает определение величины деформаций и перемещений и усадочной силы ,  в зоне сварных соединений (2в). II-й этап – Деформационная задача:- вычисление методами сопротивления материала деформации и перемещения конструкции в целом  ( укорочение, прогиб, угол поворота и т.п.), используя результаты первого этапа.

Удобство такого метода: одни и те же результаты термомеханической задачи, полученные один раз, могут многократно использоваться при решении термодеформированных задач.

8.4. Определение усадочной силы

Величина внутренних усадочных сил (рис 8.5), возникающих после остывания зоны шва, зависит от режима сварки ( погонной энергии) и от теплофизических свойств свариваемых материалов.

Рисунок 8.5 - Определение усадочной силы.

Pус=μqи    (8.1)              где

qи=0,24UIηVсв   (8.2)

I - сварочный ток А;

Uд - напряжение на дуге, В;

Vсв - скорость сварки, см/с;

и - эффективный коэффициент тепломощности дуги ( 0.7 для ручной ,0.95 для автоматической неплавящимся электродом)

μ=0,355⋅αEcγ                                                   (8.3)

-эмпирический коэффициент учитывающий теплофизические свойства металла

Е - модуль упругости (Е=2105 Мпа)

- коэффициент линейного расширения, I/град.

с- удельная теплоемкость, кал/см3град.

Каждая из величин с, ,   зависят от температуры, но для соотношения /(с) это не наблюдается ( объемная теплоемкость).

Поскольку изменение  сγ с изменением температуры незначительно, то можно считать зависимость усадочной силы от погонной энергии линейной.

Ρус=0,355αE⋅0,24IUηиcγ Vсв=0,08αEIUηисγVсв                        (8.4)

Обратная задача

После сварки двух пластин встык средняя часть шириной 2b (зона термопластических деформаций) будет растянута. Суммарные растягивающие напряжения в этой зоне уравновешиваются суммой сил от сжимающих напряжений в остальном сечении пластины 2В-2b.

Если шов совпадает с осью проходящей через центр тяжести сечения действие усадочных сил проявится в продольном сокращении сварного изделия.

Чтобы установить зависимость между усадочной силой Рус и εпл.ост., рассмотрим более подробно состояние сваренной пластины.

Разрежем пластину шириной 2В на продольные полоски, чтобы освободить каждую из них от имеющихся напряжений σх (рис. 8.5, а). Концы полос расположатся так, как показано на рис. 8.5, а. Полоски, находящиеся за пределами зоны 2bп пластических деформаций, будут иметь начальную длину Lo. Полоски внутри этой зоны будут короче, потому что они имеют остаточную пластическую деформацию εпл ост, которую берут со знаком минус.

Укорочение ∆L = εпл.ост.L0. Концы полос будут геометрически повторять характер эпюры εпл ост на рис. 8.5, б. Приложим к укороченным полосам растягивающие силы р , образующие в полосках напряжения σ чтобы длина всех полос стала одинаковой и равной Lo (рис. 8.1, б):

(8.5)

«Склеим» между собой полоски. При этом они образуют целую пластину с напряжениями σх = р по концам в пределах зоны пластических деформаций. Остальная часть ширины будет свободна от напряжений. В действительности к торцам сваренной пластины никаких сил не приложено, поэтому уравновесим силы Р равными им по значению и противоположными по направлению (рис. 8.5, г). Интеграл от распределенной нагрузки —р, взятый в пределах зоны пластических деформаций 2bП, даст некоторую силу, которая называется фиктивной усадочной силой Рус. Поскольку       εпл.ост < 0, то Рус < 0, или

(8.6)

где s—толщина пластины.

Рус вызовет по всей ширине равномерное сжатие σсж=Pyс(2Bs) и сформирует совместно с напряжениями σ=р, которые образовались в пределах зоны 2ЬП при растяжении полосок, эпюру остаточных собственных напряжений σх, которые были в пластине до ее разрезания на полосы. Укорочение пластины от силы Рус выражается величиной

δ=s                   (8.7)

Таким образом, если пренебречь влиянием характера распределения сил р по торцам пластины и заменить их силой Рус, то будем иметь пластину, нагруженную по концам швов.

Для исключения погрешностей, вызываемых различными допущениями в расчетных методах, усадочную силу часто определяют экспериментально. Для этого достаточно измерить длины полосок до сварки и после разрезки пластины. По разности показаний нужно найти изменение длины полосок А, а затем определить   εплост = А/Б,    где Б — длина базы измерения. По формуле (8.2) вычисляют Pyz. Можно измерить изменение длины пластины в результате сварки Апр на какой-либо начальной базе Lo, а затем воспользоваться формулой (8.3) для вычисления Яус.

При сварке легированных сталей, испытывающих структурные превращения, в зоне пластических деформаций могут возникнуть и пластические деформации удлинения (рис. 8.2). У отдельных сталей сила Рус может оказаться растягивающей, т. е. Рус > 0.

При охлаждении и усадке стержня в основном листе возникает момент изгибающий его, величину изгибающего момента можно определить по величине прогиба (рис. 7.2).

Рисунок 7.2 - образование деформаций.

F=1 Pl26 Eh                                                                                             (8.8)

Если выполнить стержень с вдвое большей площадью поперечного сечения и нагревать его, то стягивающая сила удвоится и стрела прогиба тоже удвоится.

Вывод: величина деформации зависит от площади пластически деформированного при нагреве металла (от площади термопластической деформации).

При газовой сварке деформации больше, чем при дуговой; при наплавке широкого валика больше, чем при наплавке узкого.

Если конструкция не потеряла устойчивость, то величину усадочной силы Рус можно определить замерив это сокращение  l, тогда

Рус=lEF/l		l= Русl/(EF)                                                   (8.9)

где F=2B  -площадь всего сечения.

Продольное сокращение в этих случаях обычно мало и при производстве сварных конструкций не учитывается.

Если линия действия усадочной линии не совпадает  с осью, проходящей через центр тяжести, в конструкции возникает изгибающий момент, величина которого тем больше, чем дальше ось сварочного шва отстоит от центра тяжести сечения.

В этом случае усадочная сила кроме продольного сокращения вызовет изгиб конструкции.

Замерив прогиб и зная жесткость конструкции мы можем определить величину усадочной силы

f=ML28EI=PусeL28EI Pус=8EIfL2e                                 (8.5)

α=M⋅e8EI                                                                                                         (8.6)

где  е - эксцентриситет Рус относительно центра тяжести сечения.

8.5. Механизм образования поперечного сокращения

При сварке одновременно происходит продольная и поперечная усадка шва, если поперечных швов много, то укорочение следует учитывать при изготовлении сварных конструкций.

При нагреве сварочной дугой металл кромок расширяется не только вдоль шва, но и поперек

Вследствии нагрева сварочной дугой точка А (рис 8.6) переместится в положение А1 , а точка Д  в Д1 и в этом положении они соединяются с расплавленным металлом.

После остывания и усадки шва точка А переместится и в А1 , а Д в Д1 ,что вызовет поперечное сокращение детали на величину 2.

При сварке встык без зазора перемещение кромок внутрь стыка при нагреве возможно только за счет упруго-пластической деформации сжатия металла кромок в месте нагрева.

Поэтому поперечная усадка сварного соединения в этом случае меньше, чем при сварке с зазором.

Рисунок 8.6 - Механизм образования поперечного сокращения

8.6. Механизм образования угловых деформаций при одно-проходной сварке, наплавке и многопроходной сварке

При сварке встык (рис. 8.6) в момент сваривания точка А переместится в положение А1, точка Д в Д1 . После сварки и остывания точки А и Д стремятся возвратиться в исходное положение.

(К рис. 8.6) При малой глубине поворота непроваренная часть сопротивляется проваренной. При большой глубине провара деформации равномерно по толщине. В обоих случаях  мало.

Если АА1 >ДД1, то возникает угловое перемещение .

При наплавке валика (рис 8.7)

Рисунок 8.7 Деформации при наплавки валика.

на пластину величина  зависит от отношения Н/S, формы провара Н/В и его ширины В. П

При многопроходной заварке (рис 8.8) очередного слоя n, толщиной dz величина усадочной силы равна Pп .

Рисунок 8.8 – Деформации при многопроходной сварки.

Изгибающий момент при действии этой силы

Mп=Pп (z/2) z	z- толщина наплавленного металла.

При последовательной заварке слоев плече действия усадочной силы  Pп  и величина изгибающего момента Мп увеличивается, но увеличивается и момент сопротивления W наплавленного сечения, так как момент сопротивления единицы длины шва (L =1) равен

W=l⋅z26=z26                                                                                                (8.7)

и увеличивается пропорционально квадрату z.

Поэтому с некоторой толщины W увеличивается быстрее, чем M и  -уменьшается.

Зависимость величины угловой деформации  от толщины наплавленного металла z показана на рис.  Пользуясь подобной зависимостью, построенной экспериментально, может определить величину предварительного прогиба  , который обеспечит незначительные угловые деформации после сварки

При сварке соединения с двухсторонней разделкой уменьшение угловых деформаций достигается последовательным чередованием количества швов наплавляемых с каждой стороны.

8.7 Деформации грибовидности

Возникают вследствии неравномерного разогрева полки по толщине и усадки наплавленного металла.

Рисунок 8.9 - Деформации грибовидности.

Угол  характеризует поворот полки от неравномерного нагрева по толщине зависит от режима сварки и в приближенных расчетах для малоуглеродистых сталей определяется

β=0,05(Kδ−0,1) радиан

где 	К - катет шва,

 - толщина полки,

радиан (57о 18’)

Угол  характеризует поворот полки за счет усадки шва, не зависит от режима сварки и определяется теплофизическими свойствами металла шва, для малоуглеродистых сталей

=0,24рад

1.Тавровые соединения с односторонним угловым швов ( рис.8.10)

Рисунок 8.10- Деформации грибовидности.

Левая часть полки поворачивается на угол  и остается повернутой из-за сдерживающего влияния шва, а положение правой части полки определится разностью          (-).

2. Тавровое соединение с двухсторонним швом и < ( угол поворота от усадки меньше, чем от неравномерной нагрузки)

При сварке первого шва деформация аналогична первому случаю. При сварке второго шва поворот всей полки сдерживается влиянием первого шва,поэтому сначала повопрачивается правая часть полки сдерживается влиянием первого шва, поэтому сначала поворачивается правая часть полки за счет одновременного действия усадки металла  и изгиба полки 

После усадки второго шва от препятствует повороту правой части полки. В этот момент пложение полки определяется слева углом  , справа углом (-).

Избыточная угловая деформация  вызовет дальнейшее опускание левой и правой части полок на один и тот же угол  (.

3.Тавровые соединения с двухсторонним швом и 

При сварке первого шва деформация аналогична первому случаю.

При сварке второго шва свободный поворот всей полки запрещен (из-за сдерживающего влияния первого шва) поэтому сначала происходит поворот правой части полки за счет одновременного действия изгиба полки  и усадки металла 

После поворота правой части полки на угол  изгиб полки запрещен и сила, вызванная оставшейся величиной литейной усадки шва (-) будет одновременно опускать правый край полки и поднимать левый на угол (-)/2

8.8. Образования деформации потери устойчивости.

Обычно возникает при толщине металла 4-8 мм. Причина коробления - остаточные сжимающие напряжения.

Рассмотрим определение критических напряжений в стенке двутавровой балки (рис.8.11).

Вычислим сжимающие напряжения в стенке, возникающие от усадки двух поясных швов

Рисунок 8.11 - Образования деформации потери устойчивости.

σст=2PусFб Pус=ΔпродEFl                                                                            (8.8)

или решая термомеханическую задачу

где	 Fус - площадь поперечного сечения балки. 	2 – т.к. два шва

Если ст<кр, то потери устойчивости стенки не будет.

Для данной пластинки, жестко закрепленной по длинным сторонам

σкр=7π2E12(1−μ2)(δстhст)2                                                                                    (8.9)

Полка тоже может потерять устойчивость. Половина полки шириной В/2 представляет собой пластину, заданную по одной длинной стороне

σкр=1,33π2E2δпВп12(1−μ2)                                                                                          (8.10)

8.9. Остаточные деформации в оболочковых конструкциях.

Особенностью тонкостенных оболочек является пониженная жесткость отдельных листовых элементов.

При сварке продольного шва обечайки в следствии гибкости оболочки поперечная усадка происходит беспрепятственно и остаточные напряжения практически одноосные:

Под действием продольной усадки короткие обечайки получают местный изгиб вдоль шва до 10-20 мм, при этом при  этом изгибу сопротивляется не весть периметр оболочки, а часть его ( дуга АВС). Центр тяжести этой дуги находится в т.о., а е - плечо Pус.

Ввиду малого момента инерции дуги АВС относительно оси А-С, возникает изгиб образующей  короткой оболочки   обозначений f. Форма оболочки искажается Д1.<Д; а Д2>Д

У длинных обечаек (труб) возникает искривление оси, а на концах появляется овальность.

В кольцевых швах возникает окружная усадочная сила, которая действует аналогично распределенной нагрузке  q=Pус/(2bп r)

8.11. Способы уменьшения сварочных деформаций.

Как правило уменьшение сварочных деформаций связано с уменьшением реактивных напряжений.

Мероприятия по уменьшению деформаций делят на три группы: до сварки, в процессе сварки и после сварки.

8.11.1. Мероприятия, применяемые до сварки

1.Рациональное конструирование сварного узла.

1.1. Уменьшение количества наплавленного металла:

---правильно назначать катет шва.

---применять симметричные  разделки кромок,при равных условиях X-образная разделка дает меньше угловые деформации, чем У-образная (рис.8.12).

Рисунок 8.12 – Х- образная разделка кромок.

---приметять гнутые и прокатные профили вместо сварных

---плотная подгонка кромок и замена стыковго шва угловым

---назначение сварки с малой погонной энергией (приварка обшивки к раме тонкими электродами с меловой обмазкой);

---симметричное, относительно центра тяжести расположения швов).

---при изготовлении тонколистовых конструкций применять выштампованные или гофрированные эелементы для предупреждения потери местной устойчивости при сварке;

---применять типы сварных соединений, позволяющих компенсировать усадку других швов

2.Назначение размеров, формы и расположения заготовок с учетом последующей усадки:

---расположение деталей с обратным углом

---педварительный выгиб кромок и деталей

--припуск еа возможную усадку при сварке и на последующую механообработку после сварки.

---необходимо учитывать возникновение остаточных напряжений при газовой резке.

3. Создание предварительных деформаций изделия противоположных сварочным

в приспособлении

8.11.2. Мероприятия в процессе сварки

1.Снижение погонной энергии за счет выбора способа сварки.

-- при сварке концентрированным источником тепла зона пластических деформаций сужается, например: при автоматической сварке под флюсом Vсв значительно больше, чем при дуговой.

2. Уменьшение зоны термопластических деформаций искусственным охлаждением

3.Применение предварительного или сопутствующего подогрева при сварке 200 С позволяет снизить остаточные напряжения, а следовательно и деформации на 30%;  нагревается оклошовная зона шириной 40-50 мм.

4. Рациональная последовательность наложения швов при заварке швов в последовательности 1-2-3-4 деформации наименьшие , 1-3-4-2 наибольшие, для уменьшения числа кантовок балки часто применяют 1-2-3-4

При сварке несиметричного двутавра порядок наложения швов 1-2-3-4

При сварке днища в последовательности 1-2-3-4-5-6 в центре появляется хлопун, нужно варить 1-2-5-6-3-4 (рис.8.13)

Рисунок 8.13 – При сварки днища.

Усадка в конце шва обычно больше, поэтому при сварке широкого листа от кроя напроход возможен изгиб листа в плоскости, при сварке от средины к краям изгиб не наблюдается (рис 8.14

Рисунок 8.14 – При сварки широкого листа.

Если все ребра варить в одну сторону, то балка получает изгиб; необходимо менять направление сварки

Т.к. в конце шва усадка больше, то применяя обратно-ступенчатый способ сварки уменьшаем деформации сварного узла

5. Создание растягивающих усилий перед сваркой (в судостроении ).

Концы свариваемых листов жестко прикрепляют с одной сороны, а с другой привариют пластину и тоже закрепляют

На пластине накладывают сварочные валики, которые при остывании создают растяжение плотнища. Остаточные напряжения, возникающие при остывании валиков, складываясь с начальными релаксируют и уменьшают деформации.

8.11.3. Мероприятия после сварки

1.Обратный пластический выгиб

правка грибовидности двутавровых балок прокаткой на роликах

Рисунок 8.15 - Павка грибовидности двутавровых балок прокаткой на роликах

правка балок на трех кулачковом правильном станке (рис.8.16)

Рисунок 8.16 - Правка балок на трех кулачковом правильном станке.

2. Проковка, в процессе проковки металл шва "разрадется" в стороны и вглубь, что приводит к уменьшению остаточных растягивающих напряжений и деформаций.

Выполняется молотком со скругленным бойком весом 0.6-1.2 кг или пневматическим молотком.

Различают горячую и холодную проковку. В первом случае валик чеканится сразу же после сплавления электрода при температуре не ниже 500оС, во втором случае охлаждения шва до 100оС. Проковка в интервале температур 100-500оС может привести к снижению пластичности шва.

3. Прокатка может производиться п.3-м вариантам : по сварочному шву, по зоне термического влияния, по шву и зоне термического влияния

В результате прокатки по 3 варианту можно полностью устранить растягивающие напряжения в шве и сжимающие в зоне термического влияния.

4. Термическая правка деформацией путем местного нагрева газвыми горелками, угольной дугой и наплавкой вавиков Воснове правки нагревом лежит явление усадки металла после термопластических деформаций от нагрева.

5. Термическая обработка в жестком приспособлении.

6. Вибрационный способ основан на сложении остаточных напряжений с напряжениями с помощью механических вибраторов.

Вибрирование проводится на зонансных частотах, обычно не более 30 минут.

Преимущественно, экономия времени, нет окалины, изменение цвета оборудование дешево.