Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «Cовременные материалы и технологические процессы упрочнения и восстановления»

для студентов специальности 7.092301 «Технология и оборудование сварки» всех форм обучения

Утверждено

на заседании  кафедры

ОиТСП

Протокол № 20 от 05.06.12

- Краматорськ 2012

# Тема: РАЗРУШЕНИЕ  ДЕТАЛЕЙ  МАШИН  И  ИНСТРУМЕНТА

## История состояния и перспективы развития инженерии поверхности и   специальных покрытий деталей машин и инструмента.

Одной из основных задач стоящих перед машиностроением является повышение качества продукции, ее эксплуатационной надежности и долговечности. Эти задачи решаются повышением служебных свойств деталей машин и инструмента, т.е. повышение износа, стойкости и т.п.

Защита деталей машин и металлоконструкций от коррозии и износа, повышение долговечности машин и механизмов относятся к числу важнейших (международных) проблем.

В связи с выше сказанным технически и экономически целесообразно реализовать новый подход к выбору материалов. Механическая прочность детали гарантируется за счет применения одного материала, а сопротивление воздействию внешних факторов (коррозии, износу и др.) обеспечивается локальным формированием на ее поверхности тонких слоев со специальными функциональными (служебными) свойствами.

В результате обеспечивается повышенная долговечность детали. При этом возможно создание изделий с уникальным сочетанием свойств, недостижимым при использовании традиционных конструкционных материалов, например жаропрочности и жаростойкости, аморфного состояния поверхности деталей различной конфигурации и размеров, высокой износостойкости и вязкости, и др.

Задачей разработки методов управления свойствами поверхности занимается инженерия поверхности. Эти методы могут быть разделены на основные группы – модифицирование поверхности и нанесение покрытий (рис. 1). В первом случае изменение свойств поверхности осуществляется за счет изменения структурного состояния поверхностных слоев материала детали (аморфизация, создание метастабильных структур и др.) или его легирования. Во втором – на поверхности формируется слой с иным, отличным от основного материала, составом.

Среди разнообразных технологий нанесения защитных покрытий за последнее время интенсивное развитие получила группа газотермических методов, к которым относят плазменное, газопламенное и детонационное напыление, электродуговую металлизацию, а также (в определенной мере) лазерную обработку с легированием. В их основе лежит единый принцип формирования защитного слоя из дискретных частиц материала, нагретых и ускоренных струей высокотемпературного газа.

Значение упрочнения и восстановления, повышения надежности машин возрастает в наше время, т.к. многие предприятия в условиях сложного экономического состояния, большой степени износа деталей и

Методы  управления  свойствами  поверхности

Модификация структуры поверхности

Нанесение       покрытий

- ВЧ-закалка;

- деформационное упрочнение (обработка роликов и т.п.);

- лазерная обработка;

- электронно-лучевая обработка и т.п.

Легирование:

- диффузионное насыщение (цементация, азотирование, борирование);

- ионная имплантация и т.п.

- гальванические процессы;

- химическое осаждение;

- наплавка (дуговая, плазменная и т.п.);

- вакуумное осаждение (из паровой и газовой фазы), ионное и магнитное распыление и т.п.;

- газотермическое напыление (газопламенное, плазменное и т.п.)

- гальванические процессы;

- химическое осаждение;

- наплавка (дуговая, плазменная и т.п.);

- вакуумное осаждение (из паровой и газовой фазы), ионное и магнитное распыление и т.п.;

- газотермическое напыление (газопламенное, плазменное и т.п.)

- гальванические процессы;

- химическое осаждение;

- наплавка (дуговая, плазменная и т.п.);

- вакуумное осаждение (из паровой и газовой фазы), ионное и магнитное распыление и т.п.;

- газотермическое напыление (газопламенное, плазменное и т.п.)

инструмента не имеют возможности приобретать новое, а, следовательно требуется восстановление или модернизация существующего.

ЦЕЛИ:

- увеличение износостойкости, коррозионной стойкости и т.п.;

- сокращение расхода легирующих элементов;

- новые конструкционные решения;

- восстановление деталей после износа;

- экологические проблемы.

## Общие сведения о надежности деталей машин и инструмента

Проблема повышения качества и надежности деталей машин и инструмента, начиная от изготовления деталей и заканчивая условиями эксплуатации, носит комплексный характер. Основная терминология в области надежности стандартизирована. Приведем некоторые примеры.

Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах (условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования).

Безотказность — свойство  объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени.

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Предельное состояние — состояние, при котором его дельнейшее применение по назначению недоступно или нецелесообразно.

Долговечность деталей машин определяется на основе лабораторных, стендовых или эксплуатационных испытаний. При лабораторных испытаниях не в полной мере имитируются эксплуатационные условия взаимодействия отдельных деталей.

В качестве показателей долговечности используют: относительный срок службы, износостойкость, сопротивление усталости и т.п.

Ремонтопригодность — свойство объекта, состоящее в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания или ремонта.

Срок службы — календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Технический ресурс — наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Зная срок службы стандартной детали и относительную эффективность ее упрочнения по новому способу, которая установлена при лабораторных испытаниях, можно приближенно определить срок службы упрочненной детали.

Более точные данные о долговечности деталей дают стендовые испытания. Для оценки фактической долговечности используют испытания деталей машин и инструмента в условиях эксплуатации.

Эксплуатационная надежность деталей и инструмента зависит от их прочности, износостойкости, термической и коррозионной стойкости. Для повышения этих характеристик необходимо правильно выбрать материал деталей и инструмента, применять необходимые способы обработки, совершенствовать их конструкцию, обеспечивать правильность эксплуатации.

Эксплуатационная надежность детали (инструмента)

Прочность материала

Конструкция

Условия            эксплуатации

Способ            обработки

Износостойкость

Термическая и коррозионная стойкость

## Характеристики видов разрушения и износа деталей машин

Разрушение – это макроскопическое нарушение сплошности материала в результате воздействия на него.

Различают пять основных видов разрушения деталей машин и инструмента:

- деформация и изломы, причем излом может быть хрупким, вязким и усталостные разрушения;

- механический износ (истирание металлических пар, абразивный износ);

- эрозионно-кавитационные повреждения (жидкая эрозия, газовая эрозия);

Эрозия — постепенное разрушение поверхности металлических изделий в потоке газов или жидкости.

- коррозионные повреждения (атмосферная коррозия, газовая коррозия) — разрушение  металлов в результате взаимодействия с окружающей средой (газовая, атмосферная);

- коррозионно-механические повреждения (коррозионное растрескивание, коррозия при трении и т.п.).

Механический износ, эрозионно-кавитационное повреждение, коррозионное разрушение, коррозионно-механическое повреждение можно характеризовать понятием износ, которое представляет собой изменение формы, размеров, массы или состояния поверхности изделия вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении. Т.е. износ, результат изнашивания, определяемый в установленных единицах длины, объема, массы и др.

Существуют понятия:

- предельный износ, соответствующий предельному состоянию изнашиваемого изделия;

- допустимый износ — значение износа, при котором изделие сохраняет свою работоспособность;

- местный износ — износ на отдельном участке поверхности.

ГОСТом 27674-88 определено понятие износостойкости. Износостойкость — свойство материала оказать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения. Оценивают износостойкость величиной обратной скорости изнашивания.

Основной причиной разрушения (изнашивания) поверхности является внешнее трение.

Внешнее трение — явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между двумя телами в зоне соприкосновения поверхностей.

Вредное понятие трения проявляется в износе, повреждаемости поверхностей. Трение является результатом различных видов взаимодействия процессов, возникающих при относительном перемещении тел. Соотношение интенсивностей процессов (механический, химический, электрический и др.) может быть различным. Но любая деталь имеет преобладающий вид износа, лимитирующий надежность при эксплуатации. При этом могут быть сопутствующие виды износа.

Процесс износа инструмента  также характеризуется истиранием, т.е. уносом с рабочей поверхности мельчайших частиц материала инструмента деформируемым металлом. В свете современного представления о природе трения и износостойкости при прессовании и штамповке металлов.

Различают следующие специфические виды износа, вызванные трением:

- микрорезание—механическое вдавливание частиц износа материала в микронеровности металла и срезание их. Процесс микрорезания вызывается, главным образом, налипшими на инструмент частицами металла;

- глубинное вырывание—происходит за счет образования прочной связи между двумя поверхностями при наличии отрицательного градиента механических свойств по глубине от поверхности трения. Этот процесс характерен особенно для инструмента из материала повышенной твердости;

- абразивный износ—определяется воздействием посторонних твердых частиц, в том числе некоторых продуктов износа (окислов, карбидов);

- окислительный износ—в основном наблюдается окислительной атмосфере при достаточно высоких температурах. Он представляет последовательное образование, разрушение и вынос окислов из контактной зоны и определяется пластичностью трущихся пар, скоростью диффузии кислорода в металл поверхностных слоев и свойствами окислительных пленок на поверхности металла;

- осповидный износ с развитием сетки трещин—определяется усталостным разрушением, зависящим от удельных контактных давлений металла на инструмент, скорости скольжения, количества циклов нагрузки, количества и градиента теплосмен, вызывающих появление сетки разгара, поэтому его называют также разгарным.

Обобщая вышесказанное, процесс износа можно проиллюстрировать типовой кривой износа деталей.  Она выглядит следующим образом:

III

Износ, мм

II

I

Время, ч

I—характеризует процесс приработки;

II—соответствует промежутку времени нормальной работы, наибольший по протяженности;

III—соответствует промежутку времени разрушения.

В начальный период наиболее сильный износ. Важно соблюдать установленные режимы эксплуатации на этот период.

## Влияние различных технологических факторов на служебные свойства деталей машин и инструмента

Износостойкость, прочность, усталостная прочность, коррозионная стойкость и другие служебные свойства деталей машин и инструмента, обусловливающие определенный уровень долговечности, зависят от технологии изготовления заготовок и деталей, способов их обработки.

- В машиностроении используют, стали полученные при различных способах плавки (конверторы, мартены, электропечи), а также стали, подверженные различным видам вторичной переплавки (электрошлаковой, вакуумно-дуговой, электронно-лучевой, плазменной и т.п.). Наиболее высокими служебными свойствами обладают стали подвергнутые вторичной переплавке, особенно в вакууме, т.к. они имеют низкое содержание азота, водорода и кислорода, продуктов взаимодействия и неметаллических включений.

- Существенное влияние на долговечность оказывает технология горячей пластической деформации (прокатка, ковка, штамповка). Расположение волокон в заготовках должно в известной степени повторять конфигурацию изделия и не перерезываться стенками детали.

- Важное значение имеет формирование строения и свойств поверхностного слоя металла, т.е. умение создавать слои с заданными свойствами. Применение этих методов позволяет повысить износостойкость, сопротивление усталости и другие эксплуатационные свойства.

- Важным способом повышения эксплуатационных свойств является термическая обработка со сквозным нагревом. Чем ответственней конструкция, тем больше в ней термообработанных  деталей.

Технологические факторы, оказывающие влияние на эксплуатационные свойства деталей и инструмента можно изобразить схематично (см. рис. 4).

Способ плавки

1

Обработка поверх-  ностей пластическим деформированием

2

Эксплуатационные свойства  деталей машин и инструмента

3

Обработка резанием

Термическая и химико-термическая обработка

4

Нанесение покрытий

5

В связи с этим на отечественных и зарубежных предприятиях в настоящее время применяют различные способы повышения служебных свойств и долговечности деталей машин и инструмента—термическую обработку, пластическое деформирование поверхностей, наплавку, напыление и т.п. В каждом случае конструктор, технолог и эксплуатационник должны правильно и эффективно выбрать средства повышения эксплуатационных свойств деталей машин и инструментов.

# Тема: СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НАПЛАВКОЙ

Известно, что изнашивание деталей или инструмента нередко требует их полной замены. Это повышает себестоимость производства.

С другой стороны в ряде случаев изготовление  деталей целиком из легированной  износостойкой стали не целесообразно из-за трудностей обработки и стоимости стали. Поэтому  для повышения эксплуатационной стойкости используют различные способы поверхностного упрочнения, в частности наплавку.

Способы

наплавки

Механические

Механиче-ские

Термомеха-нические

Плакироание

экструдированием

Наплавка  трением

Плакирование

проковкой

Термические

Плакиров

взрывом

Электроконтактное

Электрической дугой

Электрошлаковая

Плазменная

Электронным

лучем

Индукционная

Лазером

Газовая

Печная

Наплавка—это нанесение слоя металла на поверхность заготовки или изделия посредством сварки плавлением (ГОСТ 2601-84). В случае применения для этой цели сварки давлением употребляется термин наварка (или плакирование).

Различают изготовительную и восстановительную наплавку.

Изготовительная наплавка служит для получения новых биметаллических изделий. Такие изделия состоят из основы (осн. металл), обеспечивающей  необходимую конструкционную прочность, и наплавленного рабочего слоя с особыми свойствами. (пример: инструмент, вал, штамп и т.п.)

Восстановительная наплавка применяется для восстановления первоначальных размеров изношенных или поврежденных деталей. В этом случае наплавленный металл по составу и свойствам может быть близок к основному (восстановительная размерная наплавка) или отличаться от них (восстановительная износостойкая наплавка).

В большинстве случаев процессы наплавки основаны на применении дуговой сварки плавящимся электродом. Отличаются эти процессы способами защиты наплавляемого металла от вредного воздействия воздуха и степенью механизации, хотя сущность их одинакова. Она заключается в том, что под действием высокой температуры электрической дуги, горящей между электродом и изделием, к которым подведен ток, электродный и основной металлы расплавляются, создавая на поверхности изделия общую ванну. С отдалением электрической дуги расплавленный металл затвердевает, образуя наплавленный валик.

## Дуговая наплавка покрытыми электродами

Способ ручной дуговой наплавки покрытыми электродами является универсальным, пригодным для наплавки деталей различной формы и назначения во всех пространственных положениях.

Ручную наплавку покрытыми электродами применяют в тех случаях, когда использование механизированных способов невозможно или нецелесообразно. Для получения минимальной глубины проплавления основного металла электрод наклоняют в сторону, обратную направлению наплавки. Ручную наплавку выполняют электродами диаметром 2-6 мм на постоянном токе 80-300 А обратной полярности (плюс на электроде) с производительностью 0,8-3 кг/ч.

Доля основного металла в наплавке 20-50%, толщина наплавленного слоя 2-5 мм. При толщине наплавленного слоя менее 2 мм используют электроды диаметром 3 мм, при большей толщине 4-6 мм.

При ручной наплавке требуется наиболее высокая квалификация электросварщиков, так как процесс наплавки необходимо вести на минимально возможном токе и напряжении с целью уменьшения доли основного металла в наплавленном, но при этом должно обеспечиваться сплавление наплавленного и основного металлов. Главные параметры режима ручной наплавки: сила тока,

напряжение на дуге и скорость наплавки. Тип электрода выбирают в зависимости от химического состава металла, который необходимо наплавить. Диаметр электрода определяют в зависимости от толщины и формы изделия, пространственного положения наплавляемой поверхности.

При установившемся процессе наплавки плавление электрода под действием теплоты дуги происходит равномерно. Однако не вся мощность дуги расходуется на плавление металла. Часть ее теряется на излучение, плавление покрытия и т.п. Не весь расплавленный металл наплавляется, так как существуют потери его на угар и разбрызгивание.

Массу наплавляемого на изделие металла принимают равной

qн =αн It

где αн – коэффициент  наплавки,г/А∙ч, принимаемый в пределах 7-14 г/А∙ч; он меньше коэффициента расплавления на величину потерь. Общие потери при наплавке покрытыми электродами с учетом потерь на угар, разбрызгивание и огарки составляют до 30%.

Используют следующие способы ручной наплавки валиков покрытыми электродами:

- Сетчатая наплавка – способствует снижению погонной энергии и чувствительности к трещинам; повышается стойкость к абразивному изнашиванию. Применяют в тех случаях, когда не требуется сплошной слой.

- Полосчатая наплавка – разновидность сетчатой.

- Сплошная наплавка – имеет широкое применение, используют в случае создания сплошного слоя со специальными свойствами.

- Линейчатая наплавка – предусматривает сочетание разнообразных наплавочных материалов, предотвращает образование трещин и отслаивание наплавленного металла от основного.

- Точечная наплавка – снижает вредное влияние собственно наплавки на основной металл, снижает расход наплавочных материалов.

При РДС легирование наплавленного металла производится через стержень электрода и (или) через покрытие. Наплавка осуществляется различными материалами требующими различной скорости охлаждения наплавленного материала.

## Процесс наплавки в среде защитного газа

Сопло может быть с водяным охлаждением и без него.

Капли металла, а также сварочная ванна защищены от воздуха струей активного или инертного газа. Горелка снабжена соплом для подачи газа. Чтобы предохранить сопло от перегрева используют водяное охлаждение. В качестве защитных газов используют инертные и активные газы, а также смеси.

Наплавка в защитных газах используется в двух вариантах:

- автоматическая  - перемещение дуги механизировано;

- полуавтоматическая – дуга перемещается вручную.

Наплавка в среде углекислого газа не дает возможности легировать наплавленный металл в широких пределах, как это можно сделать электродами с обмазкой или под флюсом.

В качестве присадочного материала используют порошковую проволоку или легированную сплошного сечения.

С целью уменьшения разбрызгивания наплавку ведут короткой дугой, при этом наблюдается капельный перенос металла.

Процесс протекает устойчиво при использовании источника питания дуги с жесткой внешней характеристикой. Желательно применять наплавку при высокой плотности тока (малый диаметр электродной проволоки).

Качество плавки определяется: силой тока, диаметром электрода, напряжением на дуге, вылетом электрода, скоростью наплавки. Наплавкой в углекислом газе исправляют дефекты литья, восстанавливают прессовый инструмент и в других случаях когда невозможна или затруднена наплавка под флюсом.

Как правило наплавку осуществляют на следующих режимах:

Ø 1,2 мм	Iн=80-300А

Ø 1,6 мм	Iн=200-500А

В качестве защитных газов используют также аргон и гелий. По сравнению с аргоном гелий имеет более высокий потенциал ионизации и большую теплопроводность.При температуре плавления дуга в гелии горит более мягко, а образующиеся волны имеют меньше глубину проплавления и больше ширину.

В промышленности применяется наплавка неплавящимся электродом в среде аргона и гелия.

Преимущества способа:

- свободное наблюдение за дугой и зоной сварки;

- простота оборудования;

- возможность механизации и автоматизации процесса.

## Дуговая наплавка под слоем флюса

Дуговая наплавка под флюсом – один из основных видов механизированной наплавки. Главными ее преимуществами являются непрерывность процесса, высокая производительность, незначительные потери электродного  металла, отсутствие открытого  излучения дуги, что значительно улучшает условия труда электросварщиков.

Наплавка может осуществляться проволокой или лентой.

Дуга горит между изделием и проволокой. Сварочная ванна и дуга закрыты слоем флюса. По мере удаления дуги жидкий металл и слой затвердевают, при этом образуется наплавленный валик, покрытый шлаковой коркой. В качестве присадочного материала можно использовать проволоку сплошного сечения и ленту; порошковую проволоку и ленту.

Флюс засыпают толщиной 50-60 мм. Величина вылета 20-50 мм; плотность тока 30-130А/мм2.

Разновидностью механизированной сварки является многоэлектродная  и многодуговая.

При многоэлектродной наплавке в зону дуги одновременно подаются несколько электродов, которые подключены к одному полюсу сварочного источника питания. Дуга периодически перемещается с одного электрода на другой, при этом образуется общая сварочная ванна с небольшой глубиной проплавления и широкий валик.

При многодуговой плавке  каждый электрод питается от отдельного источника тока. В этом случае образуется несколько отдельных дуг и раздельные сварочные ванны.

Качество наплавки, геометрические параметры валика зависят от режима наплавки.

Основными параметрами являются :

сила сварочного тока, напряжение дуги, скорость наплавки, вылет электрода, высота слоя флюса, угол наклона электрода.

При наплавке под флюсом получают как правило однородный металл без трещин и пор. Поверхность металла имеет гладкую поверхность и плавный переход от валика к основному металлу.

Легирование, как правило, через электродную проволоку. Однако перспективно использование для этих целей  керамических флюсов.

### Наплавка электродной лентой

Для наплавки используют ленты шириной 20-120 мм и толщиной 0,1-1,2 мм. Ширину наплавленного за один проход валика регулируют поворотом ленты относительно ее вертикальной оси на угол 0-900.

При наплавке широкой лентой под слоем флюса в местах перекрытия валиков часто образуются  подрезы, непровары, захваты шлака. Чтобы избежать этих дефектов используют комбинированный способ наплавки – электродной лентой с применением электродной проволоки. Для этой цели  позади электродной ленты, на незначительном удалении от торца, располагают электрод круглого сечения. Электродную проволоку можно располагать с обратной стороны от ленты.

Расстояние, а зависит от режима наплавки. Необходимо,  чтобы шлак не успел затвердеть и в тоже время не допустить общей сварочной ванны. Применяют электродную проволоку диаметром 2,4-3,2 мм совместно с лентами.

Целесообразно применять комбинированную схему наплавки при ширине ленты более 50 мм.

Для получения гладкой поверхности и облегчения переплава образовавшихся подрезов и наплывов применяют нахлесточное перекрытие валиков. Однако это не всегда позволяет избежать дефектов наплавки.

Лучше наплавлять электродной лентой желобоподобной формы с различным положением вогнутости ленты.

Для избежания дефектов по краям валика можно использовать ленту с отбуртованными кромками.

Отбуртовка дополнительно создает жесткость ленты, что предотвращает ее смятие при нагреве на вылете электрода. При наплавке электродной лентой не всегда удается получить наплавленный металл требуемого химического состава. Для этой цели используют способ наплавки комбинированными электродами. Происходит одновременная подача в зону дуги двух токоведущих электродов и одного присадочного  или одного токоведущего и двух присадочных.

Присадочный электрод представляет собой металлическую сетку, ячейки которой заполнены легирующими элементами в виде гранул.

Легирование может осуществляться лентой под слоем флюса по гранулированному порошку, который подается впереди электрода на основной  металл в зону дуги.

Флюс насыпают поверх ранее поданного состава порошка. Применение такого способа расширяет возможности получения состава наплавки различными свойствами.

## Особенности плавления электродной ленты

В отличии от электродной проволоки при наплавке холоднокатаной лентой дуга нерегулярно перемещается по торцу электрода. За счет постоянного перемещения жидких капель металла вдоль края ленты меняется положение и число дуг. Дуга стремится гореть в месте наименьшего расстояния между электродом и изделием при минимальном сопротивлении и палении напряжения. Скорость перемещения дуги оказывает влияние на производительность, глубину проплавления и равномерность расплавления основного металла. Увеличение скорости перемещения уменьшает глубину проплавления, и зависит (Vпер.) от режима наплавки. На торце ленты может гореть несколько дуг.

При высоком напряжении горит только одна дуга, при снижении напряжения появляется несколько дуг.

При высоком напряжении дуга имеет большую длину и обладает большой подвижность.

С увеличением сварочного тока частота перемещения дуги возрастает. Однако для каждого размера лент существует критическая вели чина тока при котором скорость перемещения дуги не изменяется, а появляется несколько дуг.

Наличие большой поверхности контакта ленты и расплавленного шлака приводит к увеличению тока шунтирования. Это вызывает электрошлаковое плавление электрода и увеличение производительности его расплавления.

Процесс плавления металлокерамической и порошковой ленты отличается от плавления холоднокатаной ленты. Это связано с повышением сопротивления ленты.

При металлокерамической (спеченной) ленте сказывается ее пористость, это отражается на более интенсивной температуре дуги пористому электроду.

Особенность плавления порошковой ленты заключается в том, что дуга горит преимущественно на оболочке ленты и занимает только часть торца электрода.

Дуга больше задерживается в крайних положениях и сравнительно быстро проходит среднюю часть. Происходит отставание с плавлением сердечника. В результате чего часть металла переносится в сварочную ванну в виде шихты, а не капель (до 20%).

2.4. Электрошлаковая наплавка (ЭШН)

Процесс наплавки при котором источником тепловой энергии для плавления основного и присадочного материала служит шлаковая ванна, температура в которой поддерживается за счет проходящего через нее электрического тока, называется электрошлаковой наплавкой (ЭШН).

Процесс наплавки в вертикальном положении.

Между наплавляемой поверхностью детали 6 и формирующим устройством 5 образуется ванна расплавленного шлака (флюса) 2, в которую непрерывно подается металлический электрод 1. Ток, проходящий между электродом и наплавляемым изделием, нагревает расплавленный шлак и поддерживает высокую температуру. Шлак расплавляет электрод и оплавляет поверхность изделия. Ниже шлаковой ванны образуется металлическая ванна 3, которая, затвердевая, образует слой 4, соединенный с поверхностью изделия.

Формирующее устройство 5 охлаждает поверхность металлической ванны и одновременно удерживает металлическую и шлаковую ванну. Процесс наплавки начинают на подкладке (графитовой, медной или стальной).

Формирующее устройство—охлаждаемый медный ползун.

Электрошлаковую наплавку можно выполнять электродной проволокой, плавящимся мундштуком и электродами большого сечения. В качестве дополнительного присадочного металла иногда используют крупку, металлический порошок и др.

Достаточно широкое применение электрошлаковый процесс нашел для наплавки: плоских поверхностей в вертикальном положении; плоских поверхностей в нижнем положении; цилиндрических поверхностей.

В вертикальном положении можно наплавлять слой металла толщиной 20-90 мм. При наплавке слоя толщиной более 40 мм применяют плавящийся мундштук коробчатого сечения. Расстояние между электродными проволоками должно составлять 50-70 мм.

Скорость электрошлаковой наплавки на 20-30% больше скорости электрошлаковой сварки металла равной толщины. Если использовать формирующее устройство с отштампованной фигурой, то поверхность наплавленного слоя повторит эту форму. Таким образом, можно избежать или существенно сократить последующую механическую обработку наплавленной заготовки.

Схема электрошлаковой сварки в нижнем положении.

По слою легирующей шихты, покрытой флюсом, перемещают многоэлектродный наплавочный аппарат. Плавильное пространство ограничено с трех сторон специальным водоохлаждаемым ползуном. В него подают электродные проволоки. Глубина проплавления основного металла при оптимальных режимах составляет 1,5-2 мм.

Если регулировать температуру шлаковой ванны, можно получать биметаллические конструкции из меди или ее сплавов и стали. В нижнем положении можно наплавлять слой толщиной 3-15 мм.

Схема электрошлаковой наплавки.

Электрод представляет собой комбинацию заготовки изделия и расплавляемой надставки. Сначала расплавляется надставка, заполняя формирующую полость  кристаллизатора. Затем в шлаковую ванну погружается заготовка, прогревается до оплавления и стыкуется с отлитой частью. После окончания кристаллизации изделие вынимают из кристаллизатора.

Получила распространение электрошлаковая наплавка с постоянной шлаковой ванной, которую разводят в отдельном кокиле с помощью неплавящегося электрода. Требуемые пропорции жидкого флюса вытесняют в основной кристаллизатор непосредственно перед наплавкой изделия путем погружения греющего электрода в шлак. В момент стыковки заготовка изделия вытесняет шлак и возвращает его в кокиль.

Электрошлаковая наплавка электродными проволоками и пластинами благодаря высоким качеству наплавленного металла и производительности находит все более широкое применение в промышленности. При необходимости получения наплавленного слоя  шириной до 40 мм  применяют одноэлектродную ЭШН. С увеличением ширины наплавки электроду придают колебательные движения параллельно наплавляемой поверхности либо увеличивают число электродов. Многоэлектродная ЭШН дает возможность в широких пределах легировать наплавляемый металл за счет использования электродных проволок различного химического состава.

При наплавке прямолинейных вертикальных поверхностей небольшой высоты (1,0-1,5 м) применяют пластинчатые электроды, что позволяет использовать такие материалы, как чугуны, из которых нельзя или затруднительно изготовить проволоку.

ЭШН плавящимся мундштуком объединяет в себе способы наплавки проволочным  и пластинчатым электродами. При этом способе электродные проволоки подаются через трубки или пазы в неподвижно установленной пластине (плавящемся мундштуке), служащей для направления электродных проволок и подвода к ним электрического тока. В процессе наплавки мундштук оплавляется в шлаковой ванне, образуя вместе с электродными проволоками наплавленный металл.

ЭШН зернистым присадочным материалом возможна с расходуемым или нерасходуемым электродом. ЭШН расходуемыми электродами с одновременной подачей зернистого присадочного материала. Подаваемые с заданной скоростью в шлаковую ванну электродные проволоки, плавясь, создают сплав-связку, образующую матрицу (основу) наплавляемого металла. В процессе наплавки дозировано подают зернистый присадочный материал, например карбиды вольфрама, который в шлаковой ванне поверхностно очищается, нагревается и, не оплавляясь, внедряется в металлическую ванну, образуя износостойкий композиционный сплав. При ЭШН зернистым присадочным материалом (ЗПМ) с нерасходуемым электродом, последний необходим для подвода тока к шлаковой ванне. ЗПМ подают в шлаковую ванну, необходимая температура которой обеспечивается проходящим через нее током. Величина тока зависит от сечения нерасходуемого электрода. ЗПМ, плавясь в шлаковой ванне каплями стекает на оплавленную поверхность изделия, создавая металлическую ванну, которая, затвердевая, образует наплавленный металл.

ЭШН двумя параллельными лентами.

Электродные ленты 3 с зазором, устанавливаемым при помощи клина 2, подают к основному металлу 1. При помощи двух воронок 4 флюс 5 с избытком подают на каждую ленту. Между лентами и основным металлом возбуждают электрическую дугу, под действием теплоты которой флюс плавится, создавая шлаковую ванну 6. В связи с тем, что в зазор между лентами холодный флюс почти не попадает, жидкий шлак разогревается, шунтирует ток дуги, и наступает электрошлаковый процесс. Под действием сжимающих сил, оказываемым электрическим током (пинч-эффект), жидкий шлак в зазоре между лентами поднимается над поверхностью основного металла на 20-30 мм, создавая устойчивую шлаковую ванну. Электродный металл плавится в шлаковой ванне и в виде мелких капель стекает на основной металл, сплавляясь с ним и образуя наплавленный металл 7. Электрошлаковый процесс стабилен при зазоре между лентами (0,1-1мм) ширины ленты и при использовании низкокремнистых флюсов.

Электрошлаковый процесс протекает устойчиво на постоянном и  переменном токе. Это обусловлено большой тепловой инерцией шлаковой ванны. Отдают предпочтение наплавке на переменном токе, т.к. 
это дешевле.

Электрошлаковый процесс протекает в два этапа:

- наведение шлаковой ванны;

- собственно электрошлаковый процесс.

Шлаковую ванну наводят с помощью дуги, возбуждаемой между плавящимся электродом и наплавляемой поверхностью или подкладкой. Поскольку в этот период металлическая ванна только возникает и развивается, а поверхность наплавки не разогрета на участке наплавки образуются дефекты: непровары, шлаковые включения, поры. Поэтому начинать наплавку необходимо используя технологический «карман» (по аналогии со сваркой) (на графитной или медной подкладке, можно стальной). Т.к. условия устойчивости дугового процесса и электрошлакового противоположны, то наведение шлаковой ванны выполняют на низких значениях тока, напряжение выше чем при ЭД наплавке. При стабилизации процесса ток увеличивают, а напряжение снижают.

Применение: в ремонтных работах, заварка дефектов литья, наплавка горнорудного, прокатного и металлургического оборудования.

2.6 Плазменная наплавка

Плазма представляет собой высокотемпературный сильноионизированный газ. Плазма создается дуговым разрядом, который возбуждается между двумя электродами, через который пропускается в узком канале газ.

Проходя через столб дугового разряда, газ в результате столкновений с электронами сильно ионизируется, образуя плазменную струю.

Стабильность дугового разряда, высокая концентрация тепловой энергии, возможность раздельного регулирования нагрева основного и присадочного  материалов обуславливают преимущества применения плазмы для наплавки. Присадочный материал может подаваться в виде прутка (проволоки), ленты или порошка.

Наплавка может осуществляться дугой прямого действия (зависимой дугой) или независимой дугой.

В этом случае дуга горит между вольфрамовым электродом и изделием, а присадочная проволока электрически нейтральна (может подключаться через балласт сопротивления к источнику питания). При такой схеме получают значительное проплавление основного материала.

Плазменная наплавка может осуществляться по схеме с токоведущей присадочной проволокой (независимой  дугой).

В этом случае плазменная струя, выделенная из дугового разряда, является независимым источником ионизации дугового промежутка между неплавящимся электродом и токоведущей присадочной дуги.

На приведенной схеме устройства для наплавки металлов плазменной струей источником теплоты для проволоки является независимый от  изделия двухдуговой разряд.

Основным источником тепла для изделия является сам перегретый жидкий присадочный металл, дополнительным источником теплоты является плазменный факел. Сплав разогрева основного материала регулируется величиной тока в проволоке и расстоянием h2.

Плазменная наплавка с применением присадочного материала в виде порошка может осуществляться несколькими способами

а) – по  слою крупнозернистого порошка (крупки);

б) – с подачей порошка в сварочную ванну;

в) – с вдуванием порошка в дугу.

Плазменная наплавка с применением порошковых материалов благодаря минимальному проплавлению основного материала обеспечивает получение деталей с высокими физико-механическими  свойствами.

При плазменно-порошковой наплавке используют три вида плазменной дуги: прямого, косвенного действия и комбинированную. Лучшими технологическими возможностями обладает комбинированная дуга. Такая схема позволяет осуществлять в широком диапазоне раздельное регулирование степени нагрева присадочного материала и основного металла.

Схема горелки. Между электродом 1 и внутренним соплом 3 возбуждают дугу. Плазмообразующий газ, проходя через нее, создает плазменную струю 4 косвенного действия, которая обеспечивает расплавление присадочного порошка. Дуга прямого действия, горящая между электродом 1 и основным металлом, совпадает с плазменной струей 6 прямого действия, которая создает необходимый нагрев поверхности, обеспечивая сплавление присадочного и основного металлов. Изменяя величину тока дуги прямого действия, можно достичь минимальной величины проплавления основного металла.

Если при однослойной наплавке под флюсом доля основного металла в наплавленном составляет  ≈60%, то плазменная наплавка позволяет получать в первом слое долю основного металла до 5%. При наплавке плазменная струя окружена соосным потоком защитного газа, обеспечивая защиту наплавленного металла. Ввиду отсутствия резких колебаний давления дуги наплавленная поверхность получается гладкой, с минимальным припуском на механическую обработку.

    - Плазменная струя и ее характеристика

Одной из характерных особенностей плазмы является ее квазинейтральность, т.е. ее практически одинаковое содержание положительных и отрицательных зарядов (поскольку в плазме протекают процессы ионизации, а также обратные процессы: рекомбинация, молизеция и др.).

Существование плазмы поддерживается непрерывно протекающим процессом ионизации. Высокая степень ионизации обуславливает высокую температуру плазмы вещества.

Интенсифицировать процесс плазмообразования можно:

1. путем обдува дуги соосным потоком газа;

- 2. размещением части столба дуги в узком канале с водоохлаждаемыми стенками.

В результате происходит обжатие дуги, особенно при обдуве газом. Так как с увеличением тока столб дуги из-за ограничивающего действия стенок канала расширяться не может, но температура газа и степень его ионизации резко повышается. Практически весь газ, проходящий через столб сжатой дуги, ионизируется и превращается в плазму. Для получения плазменной струи используют плазмотрон.

Различают два типа плазменных струй:

а) струя, выделенная из столба дуги (в этом случае плазменная струя независимая по отношению к изделию. Дуга горит между вольфрамовым электродом и стенкой сопла.

б)  струя, совпадающая со столбом дуги. Дуга горит между неплавящимся электродом и изделия.

Первый тип дуги (а следовательно и плазменных головок) применяют для металлизации и напыления тугоплавких материалов наплавки. Второй тип головок чаще используют для резки металлов.

Температура плазменной струи достигает 10000-2500 К, иногда выше, различна по сечению столба, чем дальше от оси столба, тем ниже температура. Чем больше ток, тем выше температура.

Температура сварочной плазменной струи зависит от потенциала ионизации плазмообразующих газов (Ui): Tэф = 800 Ui

Для аргона Ui = 15,7 эВ; для азота – 14,5 эВ; для водорода – 13,5 эВ.

В инженерной практике плазменную струю обычно характеризуют средне массовой температурой на срезе сопла (Tr) газовой горелки, которая может быть определена по удельной энтальпии H плазмообразующего газа.

H = q / G,

где    q—эффективная мощность плазменной струи на срезе сопла, кал/с;

G-массовый расход плазмообразующего газа, г/с.

Н∙10-3ккал/м3

NN++e

удельная  энтальпия

14

10

6

2

0

HH++e

ArAr++e

4         8          12         10-3 К

температура,  Тг

Рисунок–Зависимость удельной энтальпии газов от температуры

Энтальпия – теплосодержание – функция состояния термодинамической системы (внутренняя энергия + количество теплоты сообщ. системе при P = const).

Мощность плазменной струи на срезе сопла, а также внутренний кпд(ηr) плазменной горелки могут быть оценены расчетно:

qr = CpGTr

ηr = qr  / (El+Uak), где

E—градиент напряжения столба дуги, В/см;

l  – длина дуги, см;

Cp-теплоемкость газа, кол/г∙0с;

G- расход  газа, г/с;

Uak-сумма анодного катодного падения напряжения дуги, В.

Tr = qr / CpG

Основными характеристиками плазменной струи как источника теплоты являются ее эффективная мощность.

При использовании плазменной струи совпадающей со столбом дуги, мощность определяется по формуле:

q= ηuUI

где    ηu- эффективный к.п.д. процесса плазменного нагрева;

U-напряжение на дуге;

I-ток дуги.

Эффективная тепловая мощность и эффективная к.п.д. зависят от:

- величины тока

- расстояния от сопла головки до изделия

- диаметра сопла

- расхода газа

В случае наплавки плазменной струей с токоведущей присадочной проволокой основным источником теплоты для наплавляемой поверхности является перегретый электродный металл. Дополнительным источником является плазменный факел.

Эффективную тепловую мощность струи с токоведущей присадочной проволокой можно оценить из выражения:

q= ηu(Iк Uэ.к.+ Iп Uэ.п.)

ηu –эффективный  к.п.д. процесса нагрева основного металла;

Iк – ток дуги вольфрамовый электрод-канал, А;

Uэ.к.—напряжение  дуги вольфрамовый электрод-канал, В;

Iп – ток в присадочной проволоке, А;

Uэ.п.—напряжение  дуги вольфрамовый электрод-проволока, В.

Эффективная тепловая мощность плазменной струи с токоведущей присадочной  проволокой  характеризует результат теплообмена между плазменным факелом, расплавленным присадочным материалом и изделием.

Получены графические зависимости отражающие влияние Iп и h2 на эффективный к.п.д., изменяющийся в пределах (0,2-0,45, до 0.7) (рис. 8 и 9, с.21)

Чем меньше h2 тем

больше η

η,%

40

30

20

h2=10

h2=20

h2=30

75             100           125           150                Iп,А

Рисунок – Изменение ηu плазменной струи с токоведущей проволокой

При наплавке по рассматриваемой схеме возможно регулирование доли основного металла в наплавленном за счет температуры перегретого наплавляемого металла. Регулирование достигается за счет расстояния между проволокой и изделием (h2), величиной тока в проволоке.

В случае наплавки плазменной струей с применением в качестве присадочного материала металлического порошка эффективную тепловую мощность также можно оценить по выражению:

q= ηu(Iк Uэ.к.+ Iп Uэ.п.)

2.8.2 Плазмообразующие и защитные газы

Выбор газа в качестве плазмообразующего определяется его физико-химическими свойствами:

- теплоемкость;

- теплопроводность;

- потенциал ионизации.

В качестве плазмообразующего лучше использовать аргон и гелий, дающие наиболее высокую температуру плазмы при наименьшем напряжении дуги. Однако гелий имеет довольно высокую теплопроводность, что является причиной нагрева и разрушения электродов. Поэтому для наплавки в качестве плазмообразующего газа лучше применять аргон.

Температура плазмы для аргона  15000-25000 К, что в 3-4 раза выше чем для азота и водорода (Тпл. = 5000-7000 К).

Плазмообразующим газом для стабилизации дуги может быть азот (или воздух, содержащий до 78% азота), т.к. его энтальпия при Т=10000 К в 5 раз больше энтальпии аргона и дешевле. Однако в воздухе и азоте вольфрамовый электрод разрушается интенсивней, в то время как в аргоне и гелии вольфрам достаточно стоек.

Назначение газовой среды:

- защищать от окисления и охлаждать вольфрамовый электрод и сопло;

- обеспечивать получение стабилизированной плазменной струи с необходимыми температурой и скоростью;

- обеспечить наилучшую теплопередачу к изделию;

- обеспечивать транспортировку материала при напылении.

Электроды

Для обеспечения стабильного процесса плазменной наплавки необходимо выбирать электроды из материала который способен без разрушения выдерживать нагревание до высоких температур. Таким требованиям лучше всего отвечают электроды из вольфрама или с присадками итрия или лантана.

Добавка окиси тория (ThO2 до 1.5%)  вводят для уменьшения работы выхода электронов, т.е. для повышения стойкости электродов.

В настоящее время из-за радиоактивности тория вводят добавки окиси лантана до 2,0%.

# Тема:   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАПЛАВКИ.

## Влияние энергетических параметров на форму и состав наплавленного металла

Наплавкой называют нанесение слоя металла на какую либо поверхность с  помощью процесса сварки.

Это наиболее распространенный способ повышения износостойкости и восстановления  деталей машин и инструмента.

Целью наплавки является покрытие некоторой поверхности слоем металла, ввиду чего целесообразно наплавлять слой большой ширины. Причем необходимо уменьшить глубину и увеличить ширину сварочной ванны.

Металл, ограничиваемый изотермической поверхностью Т=Тпл., образует ванну расплавленного металла – сварочную ванну.

Сварочную ванну можно разделить на головную и хвостовую часть. В результате воздействия потока газов и сил электрического происхождения, жидкий металл непосредственно под дугой выдувается, обычно образуя углубление в жидком металле (кратер).

Сварочную ванну характеризуют следующими параметрами:

L –длинна  ванны;

B—ширина ;

H—глубина  проплавления;

Hк –глубина  кратера;

А – высота  валика (усиление шва).

Очертание зоны проплавления характеризуют относительной глубиной проплавления Н/В или обратной ей величиной – коэффициентом формы проплавления.

ψпр=BH

Очертание зоны наплавки характеризуют коэффициентом формы валика.

ψв=BA

При дуговых способах наплавки эти характеристики зависят  от погонной энергии наплавки:

q=UIηVн

Сечение наплавленного валика находится в прямой зависимости от погонной энергии. И если принять площадь сечения валика в мм2, тогда

qVн=150Fн,калсм

Длина сварочной ванны может быть рассчитана согласно схемы:

точечный источник нагрева – полученное тело.

L=q2πλTпл

тепловая мощность дуги q=UсвIдη

Т – температура плавления металла

коэффициент теплопроводности, Вт/(см·к)

Ширину проваренной зоны можно рассчитать

B=22qπecγVнТпл

Коэффициент формы ванны ϕ=LB

ϕ=14λecγ2πТпл

С – постоянный коэффициент для определения свариваемости металла.

Глубина проплавления H=q4πλТплϕ, т.е.

глубина  проплавления пропорциональна тепловой мощности (q).

Поперечное сечение переплавленного металла условно делят на площадь наплавки Fн и площадь проплавления Fпр

Площадь проплавления можно определить исходя из того, что если нагреть зону площадью Fпр до температуры плавления необходим расход тепла который можно выразить как FпрVнγSпл,где

FпрVнγ—масса основного металла, расплавленного в единицу времени;

Sпл—теплосодержание  этого металла в кол/г (Дж/кг), включающее скрытую теплоту плавления.

Не все тепло, вводимое в изделие (q) используется для плавления, часть его отводится в окружающий металл, что можно учесть термическим к.п.д.

ηт=FпрVнγSплq

тогда                                          Fпр=qVнγSплηт                или

Fпр=qVнSпл'ηТ,  где

S’пл=γSпл- теплосодержание единицы объема расплавленного металла, скрытую теплоту плавления (для малоуглеродистых сталей  S’пл = 2500 кал/см3 или 10450 Мдж/м3).

Для обычных режимов дуговой сварки ηт =0,25-0,3.

Площадь сечения наплавленного металла может быть получена из общего количества наплавленного металла

Gн=γVнFн

Которое зависит от характеристик основного и наплавляемого металла, способа и режима сварки

Gн=Iсвαн3600

Используя эти формулы, получим

F=Iнαн3600γVн,   где

αн—коэффициент  наплавки

Формы сварочной ванны при наплавке различным количеством электродов (1,2,3). При трех электродах ширина сварочной ванны больше, а глубина проплавления уменьшается,  чем при одном или двух.

На конфигурацию сварочной ванны оказывает влияние вид наплавочного материала (электрод, проволока, лента). С увеличением ширины ленты возрастает ширина наплавки, а отношение b/B приближается к единице.

При наплавке проволокой это отношение значительно  меньше единицы.

На форму поперечного сечения наплавленного валика оказывает влияние: напряжение на дуге; скорость наплавки; наклон изделия; наклон электрода; диаметр электрода; тип флюса.

Характер наплавления основного металла оказывает влияние на свойства наплавленного слоя. Проплавление определяет степень перемешивания основного и наплавленного металлов.

В большинстве случаев наплавки в расплавленную зону (сварочную ванну) поступает расплавленный добавочный металл, получивший название наплавленного металла.

В сварочной ванне происходит перемешивание основного  и наплавленного металла. При этом доля основного металла может быть рассчитана по формуле

γo=FпрFпр+Fн,  где

Fпр—площадь  проплавления;

Fн—площадь  наплавленного металла.

Доля наплавленного металла

1−γo=FнFпр+Fн

Увеличение доли основного  металла (Fпр) в наплавленном снижает эффективность легирующих элементов наплавочных материалов.

## Распределение тепла при наплавке

При наплавке в упрочняемый материал вводится не вся мощность дуги, а лишь ее часть, называемая эффективной мощностью. Определяется она по формуле

q=ηuQ,          q=ηUд Iн  где

ηu—эффективный  коэффициент полезного действия процесса нагрева изделия, или эффективный коэффициент полезного действия источника.

Нерациональные потери мощности на рассеяние в окружающую среду и разбрызгивание составляют не менее 20-25%. Наиболее высокий коэффициент полезного действия имеет закрытая дуга под флюсом.

Дуговая наплавка сопровождается быстрым местным нагревом массивного металлического изделия. С течением времени происходит перераспределение тепла от мест нагретых к местам с низкой температурой.

Первоначально тепловой процесс наплавки носит неустановившийся характер, при котором количество тепла, поступающего от дуги, больше, чем, количество тепла, отводимого  в металл за счет теплопроводности.

Температура точек, находящихся на определенном расстоянии от дуги повышается. Через некоторое время количество поступающего и отводимого  тепла выравнивается.

При этом температура точек, находящихся на определенном расстоянии от дуги остается постоянной. Вокруг дуги возникает температурное поле, которое  перемещается вместе с дугой.

Температура в точке, находящейся на известном расстоянии от центра дуги и от оси ее перемещения, при установившемся процессе можно рассчитать теоретически если известны теплофизические свойства металла и режимы наплавки.

Каждая точка температурного поля быстро нагревается и охлаждается, т.е. происходит термический цикл.

Термический цикл точки основного металла вблизи наплавленного валика показан на рис. 3-7.

T

t

Рисунок 3-7

Максимальная температура тем выше, чем ближе данная точка до оси движения дуги. На некотором расстоянии от дуги металл может нагреваться до критических температур и при охлаждении может произойти закалка. На меньшем расстоянии до дуги металл может быть нагрет до плавления (граница сварочной ванны).

Если «перемещаться» по сечению от границы ванны к центральной части, длительность пребывания металла в жидком состоянии увеличивается. Максимальное время пребывания в расплавленном состоянии имеет металл, располагающийся по центральной части ванны. Это максимальное время существования расплавленного металла в ванне tmax можно определить по формуле

tmax=LVсв=q2πλTплVн=ηUдIн2πλTплVн

В сварочной ванне происходят процессы взаимодействия металла со шлаком и газовой фазой, а также ряд физических процессов как смешивание металлов, разделение металла и шлака.

Влияние скорости охлаждения на свойства металла.

Одновременно с поступлением тепла в металл происходит его потеря  (отдача).

Приток тепла может превышать отдачу в результате чего потребуется периодическое охлаждение, в случае, когда потери больше чем приток тепла, то необходим периодический подогрев.

Температура изделия и режим наплавки определяют скорость охлаждения. Скорость охлаждения Vохл  точек, находящихся на оси валика, наплавленного на массивное тело (которое можно считать полубесконечным телом), может быть приближенно определена из формулы

Vохл=2πλT−Tо2qVнград/с,     где

λ—коэффициент  теплопроводности металла, кал/см град;

q—эффективная  мощность дуги, кал/с;

V—скорость  перемещения дуги, см/с;

T—мгновенная  температура, при которой вычисляется скорость охлаждения;

To—температура  изделия, 0С.

Особый интерес представляет скорость охлаждения при 550-750 0С, от которой зависит микроструктура и твердость наплавленного металла.

Расчетное значение скорости охлаждения сравнивают с допустимыми скоростями охлаждения для рассматриваемого состава наплавки. Если действительная скорость охлаждения, при назначенном режиме наплавки, окажется выше верхнего предела допустимых скоростей, то необходимо использовать подогрев, температура которого может рассчитываться

Tн=350Cэ−0,25,   где

Cэ—полный  эквивалент углерода;

Сэ=Сх+Ср

Сх—химический  эквивалент углерода;

Ср—размерный  эквивалент углерода.

Известно также вместо Cэкв использование  оценки склонности к образованию холодных трещин параметром Рсхт, который определяется по формуле:

P=C+Si30+Mn+Cu+Cr20+Ni60+Mo15+V10+5B+S600+H60,

где S- толщина металла, мм;

H- количество диффузионного водорода, см3 /100;

Если Pсхт≤0,3 то холодные трещины не образуются.

Если Pсхт≥0,4 то холодные трещины образуются.

C=360C+40Mn+40Cr+20Ni+28Mo300

Cр=0,005SCх

S – толщина изделия, мм

Полученная температура подогрева должна быть практически проверена и при необходимости откорректирована.

Существует взаимосвязь между твердостью металла и эквивалентом углерода.

Hmax=660Cэ+40

Hmax—максимальная  твердость по Виккерсу.

В легированных сталях максимальная твердость металла определяется химическим составом и скоростью охлаждения.

В случае применения низкоуглеродистых и низколегированных проволок малой доли наплавки будет минимальной и незначительно возрастает при увеличении скорости охлаждения.

При использовании легированных проволок и большой доле основного металла образуется бейнитно-мартенситная структура и твердость существенно зависит от скорости охлаждения.

Углеродный эквивалент часто используют как показатель пригодности для наплавки. Используют несколько формул для определения углеродного эквивалента (кроме приведенной). Международным институтом сварки рекомендована формула:

Cэкв=C+Mn6+Cr+Mo+V5+Ni+Cu15

Считают, если Сэкв<0,4%, трещин нет при Сэкв = 0,4-0,7% необходим предварительный подогрев, при Сэкв = 0,7-1% высокотемпературный подогрев.

## Условия кристаллизации и структурообразования наплавленного металл.

Кристаллизация расплавленной ванны протекает на границе с твердым металлом. Кристаллы растут перпендикулярно к поверхности охлаждения, т.к. эта поверхность криволинейна, то кристаллы растут под углом друг к другу.

Затвердевание ванны идет прерывисто, слоями, о чем свидетельствует чешуйчатость на поверхности валика. Скорость роста кристаллов определяется условиями отвода тепла. В верхней части валика, где охлаждение замедляется  вследствие запаса тепла в расплавленном шлаке,  кристаллизационные слои получаются толще, чем у границы с основным металлом. Расплавленная сталь при затвердевании образует древовидные кристаллы дендриты. При кристаллизации наплавленного металла вырастает большое число одинаково ориентированных дендритов, образующих ременчатый кариес столбчатого кристалла.

При медленном охлаждении наплавленного металла в первую очередь выделяются кристаллы с повышенным содержанием тугоплавкого элемента, а жидкая составляющая обогащается более легкоплавким компонентом. В результате возникает неоднородность химического состава в отдельно взятых точках. Позже  застывшие участки, имеют повышенное содержание примесей снижающих температуру плавления.

Неоднородность в процессе кристаллизации возникает из-за медленной диффузии примесей.

Различают  диффузионную и бездиффузионную кристаллизацию.

Диффузионная кристаллизация – обычная, сопровождающаяся возникновением химической неоднородности.

Бездиффузионная кристаллизация – подобная мартенситному превращению в твердом состоянии.

Бездиффузионная кристаллизация происходит при больших скоростях охлаждения при этом химический состав металла остается во всех точках одинаковым.

В реальных условиях может преобладать то один то другой процесс, в результате чего увеличение скорости охлаждения может, как ослаблять, так и усиливать неоднородность химического состава.

В наплавленном металле валика и околошовной зоне углеродистых сталей часто образуется игольчатый феррит (видманштетова структура) с низкими характеристиками прочности и пластичности. При многослойной наплавке такая структура исключается температурным влиянием последующего слоя на предыдущий. В околошовной зоне, при однослойной наплавке, видманштетова структура может быть исключена только общей или местной термообработкой с нагревом выше верхней критической точки.

При охлаждении после наплавки со скоростью выше критической, возможно образование мартенситной структуры, что характерно для легированного и углеродистого металла.

Мартенсит имеет высокую твердость, низкую пластичность и вязкость, его образование сопровождается высокими напряжениями 2го рода. Снижение скорости охлаждения от критической способствует промежуточным превращением (бейнитного). Твердость мартенсита >500НV, бейнита 450-500 НV, троостита 380-420НV, сорбита 300-350НV.

Перлит, сорбит, троостит образуются при значительных переохлаждениях исходной фазы и начинается с определенной для каждой стали температуры Тмн.

Для низколегированных сталей существуют формулы расчета Тмн и  Тмк.

Tмн=539−423C−30,4Mn−17,7Ni−12,1Cr−7,5Mo

Tмк=346−474C−33Mn−17Ni−17Cr−21Mo

Превращение протекает в интервале температур Тмн—Тмк. Чем ниже температура относительно точки Тмн, тем больше образуется мартенсита. Точка Тмн определяется составом  стали. Выдержка при постоянной температуре способствует замедлению превращения.

Все легирующие элементы, кроме Si, Al, Mo снижают Тмн, наиболее сильно снижает Тмн –углерод.

Закономерности распада аустенита при беспрерывном охлаждении представлены в виде диаграмм.

Для количественного анализа  превращений используют термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита.

## Трещины в наплавленном металле.

Образующиеся при наплавке трещины разделяют на три группы:

- Кристаллизационные (горячие) трещины в наплавленном металле;

- Закалочные (околошовные) трещины в зоне термического влияния;

- Хрупкие или холодные трещины, образующиеся спустя некоторое время после окончания наплавки.

В сварном шве – трещины всегда недопустимый дефект, в наплавленном металле значение трещин определяется условиями службы изделия. Трещины недопустимы там, где они могут вызвать поломку изделия.

Склонность к трещинам определяется химическим составом металла (наличием углерода и примесей).

При сварке основным методом предупреждения трещин является регулирование доли основного металла в шве.

При наплавке состав металла выбирают, исходя из условий эксплуатации изделия, исключить углерод и многие примеси нельзя, т.е. возможности регулирования состава ограничены.

Поэтому главнейшими мерами предупреждения трещин является подогрев изделия (снижение скорости охлаждения) и рациональный выбор состава наплавленного металла.

### Кристаллизационные трещины

Трещины, как правило, идут по нормали к чешуйкам на поверхности шва. Поскольку чешуйки показывают положения края ванны в различные моменты времени (иначе говоря, – положения изотермической поверхности, отвечающей температуре плавления),  это показывает, что трещины ориентированы так же, как первичные кристаллы.

Направление трещин в основном совпадает с направлением роста столбчатых кристаллов.

Трещины, возникающие в процессе кристаллизации металла, называются кристаллизационными.

Они возникают при остывании металла наплавки, возникают усадочные силы, т.е. происходит его растяжение, что в свою очередь является результатом неравномерного нагрева массивного изделия.

При кристаллизации в металле образуются дефектные места, в т.ч. тонкие жидкие прослойки. Однородный металл при высоких температурах пластичен и не разрушается под действием указанных сил, деформации происходят за счет участков с жидкими прослойками.

Когда деформация концентрируется в микроскопических объемах прослоек, то и возникают трещины. При остывании металла вплоть до комнатных температур, трещины продолжают расти под действием напряжений вызванных неравномерным нагревом.

Такие трещины появляются наиболее часто. Дефекты строения металла (в т.ч. жидкие легкоплавкие прослойки) возникают обычно по границе сплавления с основным металлом, по стыкам крупных зерен.

Склонность к трещинам уменьшается по мере увеличения коэффициента формы.

Оценку склонности металла к трещинам осуществляют по содержанию углерода. Однако сам по себе углерод трещин не вызывает. Трещины возникают, если в металле одновременно присутствует углерод и сера. Например, по данным исследователей 0,4-0,6 С трещин не вызывает если содержание серы меньше 0,01%. При содержании в металле менее 0,03% С и большом содержании серы 0,09% трещины также отсутствуют.

Устранению трещин способствует введение марганца. Для предупреждения трещин необходимо определенное соотношение марганца и серы.

### Закалочные трещины

Закалочные трещины могут возникать в зоне термического влияния рядом с наплавленным валиком, в основном металле. Чаще  всего такие трещины возникают на границе сплавления при наплавке изделия из закаливающейся стали.

Основной причиной закалочных трещин при наплавке легированных сталей является напряженное состояние, возникающее в результате сочетания напряжений вызванных неравномерным нагревом жесткого контура изделия и напряжений в зоне термического влияния наплавки, вызванных структурными превращениями.

Образование в околошовной зоне мартенсита обуславливает появление напряжений сжатия. Укорочение остывающего наплавленного металла обуславливает появление напряжений растяжения.

Перепад напряжений вблизи зоны сплавления становится так велик, что при недостаточной прочности металла образуются трещины. Вероятность образования закалочных трещин возрастает при содержании мартенсита 25…30 %.

Распределение напряжений зависит от природы основного металла и присадочного.

При наплавке аустенитно-ферритной стали, градиент напряжений уменьшается, что позволяет устранить трещины, при заварке закаливающейся стали аустенитными электродами.

Важным фактором возникновения трещин является присутствие водорода.

В закаленной стали, небольшое присутствие водорода резко снижает пластичность металла. Из наплавленного металла водород диффундирует в околошовную зону. Здесь он резко снижает пластичность металла и способствует появление трещин.

Процесс выделения водорода наиболее интенсивно проходит при кристаллизации сварочной ванны.

### Хрупкие трещины

Образуются после наплавки через значительное время, а иногда в процессе эксплуатации наплавленного изделия.

Образованию хрупких трещин способствуют низкие температуры.

При наличии концентратора напряжений остаточные напряжения, а также напряжения, возникающие под действием внешних нагрузок при работе изделия, могут вызвать появление хрупких трещин.

В износостойком металле, наплавленном на холодное изделие, появляются хрупкие трещины, которые обычно располагаются поперек наплавленных валиков и переходят в основной металл.

Предупреждение трещин заключается в следующем:

- Снижение доли основного металла в составе наплавленного металла;

- Подогрев наплавленного металла и снижение скорости охлаждения;

- Снижение напряженного состояния путем применения последующего отпуска;

- Выбор химического состава наплавленного металла и его металлургическая обработка.

## Регулирование доли основного металла в металле наплавки

Возможность регулирования доли (γ) основного металла важна по двум причинам:

во-первых, избежать перехода легирующих элементов и углерода из основного материала, т.к. в наплавленном металле их присутствие возможно не требуется;

во-вторых, при наплавке высоколегированными наплавочными материалами на нелегированный основной материал глубокий провар приведет к ненужному разбавлению наплавленного слоя основным металлом.

Если считать, что легирующий элемент (*) не окисляется и не восстанавливается при наплавке (например, никель), а поступает в металл наплавки только из электродной проволоки, то его содержание в i слое можно вычислить по формуле:

R=Rэ−Rэγoi=Rэ1−γoi,

где R—содержание легирующего элемента в металле наплавки,%;

Rэ—то же в металле электрода;

γо—доля основного металла в металле наплавки;

i—число слоев.

Чем больше слоев, тем выше содержание элемента R в наплавке.

Если считать, что элемент поступает в сварочную ванну из основного металла, то его содержание в i слое можно определить по формуле:

R=Rомγoi,

где Rом содержание легирующего элемента в основном металле,%.

В общем случае содержание какого-либо элемента в наплавленном валике при отсутствии химических реакций определяется исходным содержанием его в :

- основном металле (Rом);

- электродной проволоке (Rэ);

- дополнительной присадке (Rп): обмазка, сердечник порошковой проволоки, флюс.

а также долей материала каждой из этих трех составных частей в наплавленном слое Q1=γo, Q2=(1-γо), Q3=kп(1-γо).

Следовательно формализовать выше сказанное можно следующим образом:

R=Q1Rом+Q2Rэ+Q3Rп   или

R=γoRом+1+γоRэ+Rпkп1+γo,

где kп—относительная масса покрытия, расплавленного флюса, сердечника порошкорой проволоки;

γо—доля основного материала.

Однако в результате химического взаимодействия жидкого металла сварочной ванны со шлаком и газовой фазой наблюдается изменение содержания легирующих элементов. Это учитывается при расчете состава наплавленного металла по коэффициентам перехода:

R=Q1Rом+Q2Rэϕэ+Q3Rпϕп,

где  φэ и φп—коэффициенты перехода n-го элемента из электродного и дополнительного присадочного материала.

Коэффициенты перехода легирующих элементов из электрода и дополнительного присадочного материала различны. Обычно рассматривают суммарные потери при переносе легирующих элементов из электрода и дополнительной присадки (обмазка или сердечник). В этом случае коэффициент перехода определяется как отношение конечной концентрации элемента к исходной.

ϕ=RнRэ+Rп=RнRэ',

где Rн—конечная концентрация элемента в наплавленном слое,%;

R’э—суммарное содержание элемента в проволоке (стержне) и дополнительном при садочном материале.

С учетом сказанного можно записать, что содержание n-го элемента в наплавке определяется:

R=ϕQ2Rэ+Q3Rп+Q1Rом или

R=Q2+Q3Rэ'ϕ+Q1Rом,учитывая,

что (Q2+Q3)=(1-Q1) запишем

R=1−Q1Rэ'ϕ+Q1Rом, т.е. R=γоRом+Rэ'ϕ1−γо

Коэффициент перехода зависит от способа ввода легирующих элементов, защиты зоны наплавки, технологических режимов, грануляции порошкового присадочного материала, плотности тока, шага наплавки (чем больше перекрытие валиков, тем меньше доля основного металла, шаг должен быть меньше 0,5 ширины валика), полярности тока (при прямой полярности доля основного металла на 25-30% меньше).

# Тема:   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ

## Выбор наплавленного металла

Для восстановления и упрочнения деталей применяют разнообразные наплавочные материалы, способные сопротивляться различным видам износа. С целью облегчения их выбора наплавленные материалы классифицируют по виду и общему количеству легирующих примесей.

### Низкоуглеродистые и низколегированные стали

Используются в основном для восстановительной наплавки деталей, изнашивающихся от трения по металлу, которое сопровождается интенсивными ударными нагрузками: осей, валов, поддерживающих и опорных роликов, тормозных барабанов, ступиц колес, концов рельсов, автосцепок, железнодорожных крестовин, деталей подвижного состава, сельскохозяйственных машин. Низколегированный наплавленный металл используется также для восстановления валков сортопрокатных станов, натяжных колес и опорных роликов гусеничных тракторов, осей катков, цапф.

Наплавку выполняют различными способами (РДС, п/а, авт.)

Химический состав и твердость наплавленного металла приведены в табл.

Таблица 1

| № п/п | Тип металла | С | Si | Mn | Cr | Твердость после наплавки НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 10Г2 11Г3 12Г4 15Г2ХС 30Х4Г | 0,10 0,11 0,12 0,15 0,30 | --- --- --- 1,2 0,5 | 2,0 3,0 4,0 1,7 1,4 | --- --- --- 0,7 4,0 | 230—260 ОЗН-250У, Св-08ГА 280—310 ОЗН-300, Св-10Г2 320—360 ОЗН-350У 220—270 Нп-30ГСА 350—450 Нп-30Х5 |

Металлы №1, 2 и 3 наплавляют электродами марок ОЗН-250У, ОЗН-300 и ОЗН-350У соответственно, автоматически стандартными проволоками Св-08ГА и Св-10Г2 под флюсом. Металлы 4 и 5 наплавляют автоматической сваркой под флюсом проволоками марок Нп-30ГСА, Нп-30Х5 соответственно или сварочной проволокой Св-08А под керамическим флюсом АНК-18 с предварительным подогревом детали до температуры 200—300оС с последующим замедленным охлаждением. При наплавке массивных деталей, независимо от химического состава наплавляемом металла, нужен предварительный подогрев до указанных температур. При наплавке деталей с повышенным содержанием углерода (более 0,4%) и серы (более 0,03%) во избежание образования кристаллизационных трещин  наплавку необходимо вести с минимальным проплавлением основного металла для уменьшения его доли в наплавленном. Оптимальную структуру и твердость наплавленного металла этой группы получают при предварительном подогреве детали до температуры 200—250оС.

№1 и 2 имеют феррито-перлитную структуру.

### Углеродистые низколегированные стали

Содержащие более 0,4% С и до 5% легирующих примесей, применяют для износостойкой наплавки штампов холодной и горячей штамповки, ножей грейдеров и бульдозеров, ножей для резки бумаги и других деталей. Химический состав (в процентах) наплавленного металла и твердость после наплавки приведены в табл.2.

Таблица 2

| № п/п | Тип металла | С | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Ti | Твердость после наплавки HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 789 | 55ХНМ 70Х3СМН 70Х3СМТ 80Х4С | 0,6 0,7 0,7 0,8 | 0,35 1,00 1,00 1,30 | 0,6 0,9 0,7 0,8 | 0,8 3,0 2,8 4,0 | 0,2 0,6 0,5 -- | 1,6 0,5 --- -- | -- -- 0,2 -- | 40—50 55—60 52—60 56—62 |

Применяются для наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания, а также агрегатов, эксплуатирующихся при умеренных нагрузках и повышенных (до 600 К) температурах: бункеров и пресс-форм для кирпича и др.

Структура наплавленного металла – мартенсит с небольшим количеством игольчатого троостита и остаточный аустенит.

Металл № 6 наплавляют проволокой Нп-55ХНМ, № 7 – спеченной лентой ЛС-70ХЗМН, № 8 – электродами ЭН-60М, № 9 – электродами 13КН/ЛИВТ. Наплавленный металл этой группы имеет повышенную склонность к образованию горячих и холодных трещин, поэтому перед наплавкой изделие подогревают до температуры 350-400—С. В случае необходимости механической обработки наплавленного металла деталь подвергают отжигу. После механической обработки наплавленного металла деталь закаливают.

### Высокомарганцевые  аустенитные стали

Высокомарганцевые аустенитные стали, содержащие до 13% Mn, обладают высокой стойкостью против ударов и способностью наклепываться, в результате чего твердость их поверхности возрастает до НВ 450- 500, при этом сердцевина остается вязкой. Этими сталями наплавляют детали дробильно-размольного оборудования, железнодорожные крестовины и другие изделия, работающие в условиях абразивного износа с ударными нагрузками. Химический состав (в процентах) наплавленного металла и твердость приведены в табл. 3.

Таблица 3

| № по пор | Тип металла | С | Si | Mn | Cr | Ni | Твердость НВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | после наплавки | после наклепа |
| 10 | Г13 | 1,0 | 0,6 | 13,0 | -- | -- | 220-280 | 450-500 |
| 11 | Г13Н4 | 0,8 | 0,5 | 13,0 | -- | 4,0 | 170-230 | 400-450 |
| 12 | Г13Х25Н3 | 0,8 | 0,4 | 14,0 | 25 | 3,0 | 220-320 | -- |

Такой металл применяют также для восстановления размеров и исправления литья из стали Г13Л.

Для обеспечения высоких свойств покрытия наплавленный металл этой группы должен иметь аустенитную структуру.

Металл № 10 наплавляют под флюсом  электродной проволокой   Нп-Г13А, № 11 – самозащитной порошковой проволокой ПП-АН105, № 12 -- вручную электродами ЦНИИН-4. Чтобы реализовать замечательные свойства сталей этой группы – пластичность сердцевины и высокую твердость на рабочей поверхности, необходимо получение аустенитной структуры и последующее воздействие на рабочую поверхность ударов и давлений, вызывающих пластическое деформирование. В противном случае наплавленный металл не будет обладать преимуществами перед низкоуглеродистыми сталями. Наплавка высокомарганцевых аустенитных сталей должна сопровождаться достаточно высокой скоростью охлаждения в интервале температур 800-500 0С с целью фиксации аустенитной структуры. Медленное охлаждение наплавленного металла приводит к распаду аустенита и выделению карбидов по границам зерен. При этом наплавленный  металл получается хрупким и склонным к образованию трещин. В связи с распадом аустенита при нагреве стали этой группы не предназначены для работы при высоких температурах.

### Хромоникелевые  аустенитные стали

Хромоникелевые аустенитные стали, обладающие высокой  стойкостью против коррозии, используют в качестве наплавочных материалов при изготовлении аппаратов в химическом и нефтяном машиностроении. При легировании марганцем стали этой группы приобретают высокую вязкость и способность сильно наклепываться, поэтому их применяют для наплавки деталей, подверженных кавитационному износу, таких, как лопасти гидротурбин, плунжеры гидропрессов и др. Химический состав (в процентах) наплавленного металла приведен в табл. 4.

Таблица 4

| № п/п | Тип металла | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 14 15 16 17 18 | 02Х18Н9 08Х18Н9Т 07Х18Н10Б 06Х18Н10М3Т 08Х20Н10Г6 20Х25Н16Г7 | 0,02 0,08 0,07 0,06 0,08 0,20 | 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 | 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 7,0 | 18,5 18,5 18,5 18,5 20,0 25,0 | 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 16,0 | -- -- -- 2,5 -- -- | -- 0,2 -- 0,3 -- -- | -- -- 1,0 -- -- -- |

Для наплавки металла указанного типа применяют покрытые электроды, проволоки или ленты данного химического состава. Наплавку ведут под флюсом или в среде аргона. С целью повышения стойкости наплавленного металла к межкристаллитной коррозии наплавку на углеродистые стали следует выполнять с минимальной долей основного металла в наплавленном, что лучше всего достигается при электрошлаковой наплавке двумя параллельными лентами. Хромоникелевые аустенитные стали наплавляют без подогрева.

### Хромистые стали

Хромистые стали, обладающие высокими стойкостью против коррозии и прочностью при повышенных температурах, применяют для наплавки уплотнительных поверхностей задвижек для пара и воды, плунжеров гидропрессов, штампов и др. деталей.

Структура наплавленного металла либо мартенсито-ферритная (низкоуглеродистые стали), либо состоит из остаточного аустенита в ледебуритной эвтектике (высокоуглеродистые стали).

В табл. 5 приведены средний химический состав (в процентах) наплавленного металла и твердость после наплавки.

Таблица 5

| № п/п | Тип металла | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Ti | Твердость после наплавки HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 20 21 22 23 | 1Х13 3Х13 1Х17Т 120Х12М 200Х12ВФ | 0,10 0,25 0,12 1,20 2,0 | 1,0 0,4 0,4 0,3 0,3 | 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 | 13,0 13,0 17,0 12,0 12,5 | -- -- -- 0,7 -- | -- -- -- -- 1,2 | -- -- -- -- 0,2 | -- -- 0,2 -- -- | 34—40 45—52 37—44 38—45 40—48 |

Металл № 19 наплавляют самозащитной порошковой проволокой ПП-АН106, № 20 – стандартными наплавочными проволоками Нп-30Х13 и Нп-40Х13, № 21 – сварочной проволокой СВ-10Х17Т. Металлы № 22 и 23 наплавляют порошковыми проволоками ПП-АН103 и ПП-АН104. Для предупреждения образования пор наплавку  хромистых сталей выполняют на предельно короткой дуге при напряжении 24-26 В. Наплавленный металл склонен к образованию трещин, поэтому наплавку ведкт с предварительным и сопутствующим подогревом детали до 150-250 0C. Особые трудности возникают при наплавке металлов № 22 и 23 из-за повышенной склонности к образованию горячих и холодных трещин. Возникновение холодных трещин удается предотвратить предварительным подогревом детали до температуры  500 0C  с последующим замедленным охлаждением. Кристаллизационные трещины чаще всего возникают при наплавке на низкоуглеродистую сталь в результате диффузии углерода из наплавленного металла в основной. Для предотвращения трещин наплавку необходимо вести с минимальной глубиной проплавления основного металла, что лучше всего достигается при индукционной наплавке с жидким присадочным металлом.

### Хромовольфрамовые и хромомолибденовые стали

Хромовольфрамовые и хромомолибденовые стали, обладающие высокой стойкостью к термической усталости и износу, применяют для наплавки валков горячей прокатки, штампов горячей штамповки и других деталей. Средний химический состав (в процентах) наплавленного металла и твердость приведены в табл. 6.

Табица 6

| № п/п | Тип металла | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Твердость HRC при температуре, оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 600 |
| 24 25 26 27 28 | 25Х5ФМС 3Х2В8 3Х3В3М3Ф 5Х4В3Ф 110Х14В12Ф2 8Х5Г2СВФ 8Х3ГСВ2Ф | 0,25 0,32 0,30 0,50 1,20 0,8 0,8 | 1,1 0,6 1,0 0,5 0,5 1,2 1,0 | 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 2 0,9 | 5,2 2,5 3,2 4,0 14,5 5 3 | -- 8,5 2,5 3,5 13,0 0,8 2,0 | 1,2 -- 2,4 -- -- -- -- | 0,4 0,3 0,7 0,4 1,7 0,9 1,0 | 40—46 44—50 44—48 40—44 40—55 53—55 50—53 | 26—30 34—40 33—36 -- -- -- -- |

40Х12ГВ4ФТ—наплавка плунжеров, 8Х5Г2СВФ—наплавка штампов, 8Х3ГСВ2Ф—наплавка штампов.

Металлы № 24, 25 и 26 наплавляют порошковыми проволоками  ПП-25Х5ФМС, ПП-3Х2В8 и ПП-АН132 соответственно, № 27 – спеченной лентой  ЛС-5Х4ФС и № 28 – покрытыми  электродами ВСН-6. Для предупреждения трещин наплавку ведут при темрературе детали  350-400 0С с последующим замедленным охлаждением.

Массивные детали необходимо отпускать при температуре      450-550 0С и замедленно охлаждать вместе с печью. Для наплавки внутренних поверхностей применяют самозащитные порошковые проволоки, например марки ПП-АН130. В этом случае следует использовать источник питания с жесткой внешней характеристикой.

### Высокохромистые чугуны

Высокохромистые чугуны применяют для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного, газоабразивного и гидроабразивного износа при обычных и высоких температурах. Например, детали засыпанных аппаратов доменных печей, броневые плиты лотков, валки коксовых дробилок, ножи бульдозеров, зубья ковшей экскаваторов и т.п. Химический состав  (в процентах) наплавленного металла и твердость приведены в табл. 7.

Таблица 7

| № п/п | Тип металла | C | Si | Mn | Cr | Ni | W | Mo | V | Б | Твердость после наплавки HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 30 31 32 33 | 250Х30СР 300Х28Н4С 320Х23С2ГТР 400Х28Н2С2ВМ 500Х28СГН 320Х25С2ГР | 2,4 3,0 3,2 3,9 4,9 | 2,0 3,5 2,3 1,0 2,1 | 1,0 1,8 1,3 1,0 2,0 | 26,0 28,0 23,0 27,0 38,0 | -- 4,0 -- 1,8 1,4 | -- -- -- 0,3 -- | -- -- -- 0,1 -- | -- -- 0,1 -- -- | 1,7 -- 1,0 -- -- | 54—58 48—58 55—62 52—56 55—60 57—63 |

Металл № 29, 30, 32 и 33 наплавляют порошками из сплавов или смесями порошков газопламенным и плазменным способами, а также дуговым – не расходуемыми электродами, металл № 31 – покрытыми электродами дуговым способом. Для наплавки металла № 30 применяют порошковые проволоку ПП-АН101 и ленту ПЛ-АН101. Наплавленный металл этой группы имеет высокую склонность к образованию холодных трещин, предотвратить которые почти невозможно. Даже предварительный подогрев до 600 0С и замедленное охлаждение  не исключают возникновения трещин. Поэтому упрочненные детали эксплуатируют с трещинами в наплавленном слое, которые не оказывают существенного  влияния на износостойкость. Главное условие высокой износостойкости – отсутствие трещин вдоль потока абразивных частиц.

Практика показала, что для уменьшения образования трещин наплавку высокохромистыми чугунами целесообразно осуществлять на металл с максимально низким пределом текучести. Для этой цели часто используют подслои, наплавленные сварочной проволокой     Св-08А. С целью сохранения высокой износостойкости при наплавке высокохромистых чугунов необходимо стремиться к минимальной доле основного металла в наплавленном, так как разбавление наплавленного металла основным резко снижает его износостойкость.

### Никелевые сплавы

Никелевые сплавы  обладают высоким сопротивлением износу в сочетании с жаростойкостью и стойкостью против коррозии. Ими наплавляют  уплотнительные поверхности арматуры для пара высоких параметров, выхлопные клапаны дизельных двигателей, плунжеры кислотных насосов, штампы горячей штамповки и т.п.

Таблица 8

| № п/п | Тип металла | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | Nb | Ti | Cu | B | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 35 36 37 38 39 40 | 35Х13Н80С2Р2 55Х15Н75С3Р3 80Х17Н70С4Р4 200Х26Н60В9 05Х20Н70Г3Б3Т 09Х16Н57М17В5 03Д28Н70ГТ | 0,35 0,55 0,80 2,00 0,05 0,09 0,03 | 2,5 3,0 3,8 0,8 0,4 0,8 0,5 | 0,8 0,8 0,8 0,8 2,8 0,8 1,8 | 13 15 17 26 20 16 -- | -- -- -- 9,0 -- 4,5 -- | -- -- -- -- -- 17 -- | -- -- -- -- 3,0 -- -- | -- -- -- -- 0,6 -- 0,4 | -- -- -- -- -- -- 28 | 1,8 2,5 3,3 -- -- -- -- | 1,5 4,0 4,5 3,0 3,5 5,0 4,0 |

Наплавку металлов № 34, 35 и 36 осуществляют порошками ПГ-СР2, ПГ-СР3 и ПГ-СР4 газопорошковым, плазменнопорошковым способами. Металл № 37 наплавляют плазменной дугой по неподвижной присадке, № 38 – под флюсом проволокой соответствующего состава. Сплавы № 39 и 40 наплавляют электродами.

Для предупреждения трещин необходим предварительный подогрев до 320-350 0С.

    - Хромокобальтовые сплавы

Хромокобальтовые сплавы, называют стеллитами, обладают высокой жаропрочностью, сопротивлением 	истиранию при температуре до 10000С.

Эти сплавы содержат до 4% Fe и до 1% Mn и Si, остальное Cr, Co. Их применяют для наплавки клапанов авиационных двигателей, матриц штампов, буровых долот и др.

Стеллиты наплавляют вручную дуговым способом покрытыми электродами ЦН-2 или газовым пламенем прутками ПВ-В3К и Пр-В3К-Р. Важное условие высокой износостойкости – минимальный переход железа из основного металла в наплавленный. В третьем слое минимальное содержание железа, при газовой наплавке – в первом. Наплавляют при подогреве до 600-700 0С, не снижая температуры в процессе наплавки. После наплавки выдержка в печи при 600-700 0С и охлаждение с печью.

## Электродные материалы

Для наплавки применяют электроды, цельнотянутую и порошковую проволоки, холоднокатанную, порошковую и спеченную ленты, порошки и литые прутки.

Флюсы подразделяют на плавленные и керамические, а защитные газы – на активные и нейтральные.

4.2.1. Электродные материалы

а) Электроды для ручной дуговой наплавки, выполняют по ГОСТ 10051-75. Некоторые марки специальных электродов для наплавки чугуна и цветных металлов (меди, бронз, алюминия) выпускают по техническим условиям.

В группе индексов, обозначающих характеристики наплавленного металла, первый указывает на среднюю твердость (слева от косой черты по Виккерсу, справа – по Роквеллу), второй – каким образом:  без термообработки (1) или с термообработкой (2) обеспечивается данная твердость.

В обозначении типов электродов для наплавочных работ первые две или три цифры после индекса Э соответствуют концентрации углерода в наплавленном металле в сотых долях процента. Далее следуют буквы, обозначающие химические элементы, с цифрами, указывающими на их концентрацию в процентах. Если среднее содержание химических элементов в наплавленном металле не превышает 1,5%, то цифры не проставляются. Элементы обозначены следующими буквами: А – азот, Б – ниобий, В – вольфрам,  Г – марганец, К – кобальт, М – молибден, Н – икель, Р—бор, С – кремний, Т –титан, Ф – ваннадий, Х – хром. Буквы С и Г не ставятся, если концентрация кремния меньше 0,8 %, а марганца – 1,0 %.

Пример условного обозначения электрода типа Э-11ГЗ по ГОСТу 10051-75, марки ОЗН-300У, диаметром 4,0 мм, для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами НД, с толстым покрытием (Д), 1-й группы, с группой индексов, указывающих характеристики наплавленного металла, 300/32-1, с основным покрытием (Б) для наплавки в нижнем положении (Ч) на постоянном токе обратной полярности (О):

Э−11Г3−03Н−300У−4,0−НД1Е−30032−1−Б40   ГОСТ 9466-75,

ГОСТ10051-75

В табл.9 приводятся типы и марки наиболее распространенных электродов, химический состав наплавленного металла и его твердость.

Концентрация элементов в наплавленном металле пропорциональна толщине электродного покрытия. При толщине получившей название эффективной, наружные слои покрытия переходят в сварочную ванну, минуя стадию капли. При этом металлические порошковые компоненты не успевают полностью раствориться, что приводит к макрохимической неоднородности наплавленного металла. Данный недостаток усраняется за счет двухслойных покрытий, в которых легирующие частицы сосредоточены только в первом, внутреннем, слое. При наплавке композиционных покрытий, наоборот, необходимо избегать растворения частиц в жидком металле. В этом случае изменяются электроды, в которых порошки тугоплавких сплавов расположены в наружном слое покрытия.

Еще один вид электродов – так называемые порошковые электроды, состоящие из стержня – порошковой проволоки с основным покрытием. Такие электроды имеют высокий коэффициент наплавки, равный  33·10-7 кг/А·с. Они обеспечиваютширокий диапазон легирования наплавленного металла за счет различных составов порошковой  шихты сердечника. Условное обозначение порошковых электродов состоит из букв ПЭ и марки наплавленного металла.

Металлический порошковый присадочный материал широко используется при наплавке под флюсом. Этот способ обеспечивает минимальное окисление легирующих элементов, отсутствие пор, хорошее формирование наплавленного слоя. В качестве электрода обычно используется низкоуглеродистая проволока или лента. Необходимая концентрация легирующих элементов достигается за счет применения механической смеси ферросплавов с флюсом или  керамического флюса.

4.2.2 б) Порошковую проволоку для наплавки изготавливают из мягкой металической оболочки и запресованного в ней сердечника из порошков.

Выпускают порошковую проволоку трех типов:

- для наплавки под флюсом;

- в среде защитных газов;

- самозащитную порошковую проволоку.

Представляют собой металлическую оболочку заполненную порошкообразными легирующими, раскисляющими, газо- и шлакообразцющими компонентами. Широкое использование порошковых проволок объясняется тем, что высоколегированные проволоки и ленты сплошного сечения выпускаются в небольших количествах, ограниченной номенклатуры, производство их трудоемко. Поэтому подобрать цельнотянутую проволоку или ленту требуемого химического состава сложно.

Защита зоны наплавки осуществляется теми компонентами сердечника, которые разлагаясь при нагреве, обеспечивают газовую защиту или образуют шлак, препятствующий взаимодействию жидкого металла с воздухом. Металлические проволоки входящие в шихту, переходят в жидкий металл, обеспечивая требуемые механические свойства наплавленных металлов.

Налажено с производством самозащитных порошковых проволок для наплавки открытой дугой, для наплавки под флюсом универсальных проволок. Конструкции порошковых проволок могут быть самыми разнообразными, однако наибольшее распространение получили трубчатая стыковка и трубчатая с нахлестом кромки. Создана бесшовная проволока со стыком, заваренным токами высокой частоты. Применяется и особый вид наплавочных порошковых проволоки - плющенки.

в) Наплавка порошковыми лентами по сравнению с наплавкой проволоками обеспечивает более высокую производительность, большую ширину наплавленного валика, меньшую глубину проплавления основного металла. Порошковая лента может содержать до 70 % легирующих добавок, в то время как порошковая проволока – только до 40 %.

По ГОСТу 26467-85 порошковые ленты подразделяются на двухзамковые – тип А и однозамковые – тип Б. Условное обозначение порошковой ленты состоит из индексов ПЛ и Нп, числа, указывающего массовую долю углерода в сотых долях процента букв, цифр, обозначающих химические элементы и показывающие их массовые доли в процентах. В конце условного обозначения проставляется индекс, указывающий тип конструкции, способ наплавки (под флюсом – Ф, без дополнительной защиты – С, под флюсом и без дополнительной защиты – У). Например, условное обозначение ленты марки Нп-350Х25Н3С3 двухзамковой универсальной ПЛ-Нп-350Х25Н3С3-А-У ГОСТ26467-85. В последнее время разработаны порошковые ленты с термитной шихтой, интенсифицирующей процесс плавления оболочки и сердечника. В качестве окислителя смеси используется окалина или гематит, восстановителем является алюминий, реже – бор или титан. Производительность наплавки такими лентами на 30 % выше по сравнению с наплавкой обычными лентами, а экономия электроэнергии составляет до 1500 кВт…ч на 1 т наплавленного металла.

Порошковую ленту изготоляют из металлической оболочки, молотых порошков и в отличие от порошковой проволоки не подвергаю волочению.

г) Во многих случаях для наплавки может использоваться сварочная проволока типа Св-08ГС и Св-08Г2С. Наплавка осуществляется в закрытом газе или смеси газов, а также под слоем флюса. Кроме сварочных проволок для наплавки можо использовать пружинную проволоку или специально разработанные наплавочные проволоки. Обозначаются Нп. Цифра после буквенного обозначения указывает на содержание углерода в сотых долях.

д) Спеченную ленту на железной основе по ГОСТ 22366-77 методом порошковой металлургии путем холодной прокатки и последующего спекания в защитной атмосфере из смеси металлических порошков, ферросплавов, графита и др. материалов. Благодаря пористости спеченная лента обладает повышенным электросопротивлением, обусловливающим усиленный нагрев вылета электрода в процессе наплавки. Это обеспечивает повышение производительности наплавки на 25-30 % по сравнению с холоднокатанной лентой аналогичного состава. Равномерное распределение составляющих частиц по сечению спеченной ленты обеспечивает получение более обнородного по химическому составу наплавленного металла, чем при использовании порошковой ленты. Еще одно преимущество спеченной ленты – возможность изготовления ее из особо чистых порошков, например, с минимальным содержанием углерода, что чрезвычайно важно при наплавке аустенитных хромоникелевых сплавов с высокими требованиями  к стойкости против межкристаллитной коррозии.

Порошки для плавки широко используют в таких технологических процессах, как плазменная, газовая (газопорошковая), индукционная, печная, дуговая наплавки, плазменное напыление. Порошки изготовляют путем распыления струи жидкого металла водой или газом высокого давления и другими методами. Форма частиц может быть сферической или осколочной. Порошки со сферической формой частиц отличаются хорошей сыпучестью, что обеспечивает их нормальную подачу из дозирующих устройств в зону наплавки.

Неплавящиеся электроды изготовляют по техническим условиям из вольфрама, а также из специального электротехнического угля и синтетического графита. В качестве вольфрамовых электродов применяют прутки из чистого вольфрама, а также из вольфрама с присадками окиси лантана, тория или иттрия, что обеспечивает увеличение устойчивости дугового разряда и повышение стойкости электродов. Вольфрамовые электроды применяют при плазменной и дуговой наплавках в защитном газе. Наплавку вольфрамовыми электродами выполняют переменным или постоянным током прямой полярности, что обеспечивает их минимальный расход. Угольные электроды для наплавки изготовляют из электротехнического угля в соответствии с ГОСТ 10720-75.

4.2.2 Флюсы и защитные газы

Флюсы подразделяют по их  назначению, способу изготовления, химическому составу, строению частиц. Различают флюсы общего назначения и специальные. Первые используют для механизированной дуговой наплавки углеродистых и низколегированных сталей, вторые – для дуговой и электрошлаковой наплавки легированных сталей и сплавов, цветных металлов.

Плавленые флюсы изготовляют плавлением шихты в электрических или пламенных печах с последующим гранулированием расплава мокрым или сухим способом. Исходные материалы для производства плавленого флюса: кварцевый песок,  марганцевая руда, глинозем, плавиковый шпат, полевой шпат, магнезит и т.п.

Для изготовления керамических флюсов применяют смеси порошкообразных материалов, замешанных на жидком стекле и гранулированных до заданной фракции с последующей сушкой и прокалкой.

Для дуговой автоматической наплавки углеродистой и низколегированной проволокой используют плавленые высококремнистые марганцевые флюсы АН-348А, АН-348АН, ОСЦ-45, АН-60, ФЦ-9. Для дуговой наплавки легированной и высоколегированной проволокой и лентой применяют плавленые низколегированные флюсы АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-60,    АН-22, АН-26, АН-30, АН-70, 48-ОФ-6. Для получения легированного и высоколегированного наплавленного металла применяют углеродистую электродную проволоку Св-08 в сочетании с керамическими флюсами типа ЖСН или АНК. Для электрошлаковой наплавки используют флюсы АН-348А, АН-8. Для наплавки высокохромистых чугунов используют безмарганцевый флюс АН-28, наплавку медными сплавами выполняют под флюсом АН-60,  АН-348А.

Защитные газы выпускают по ГОСТ 10157-79 (аргон ); ГОСТ 20461-75 (гелий); ГОСТ 9293-74 (азот) и поставляют в стальных баллонах соответствующей окраски.

Используются как инертные (Ar, He), так и активные защитные газы (СО2), их смеси. Газообразная двуокись углерода СО2 – бесцветный газ со слабым кислым запахом, растворяющийся в воде. Его плотность в нормальных условиях равен 1,96 кг/м3. Двуокись углерода и образующаяся при ее диссоциации окись СО практически нерастворимы в жидком металле. Углекислый газ интенсивно окисляет железо и большинство легирующих элементов, но благодаря электродным проволокам с повышенным содержанием раскислителей (Si, Mn) наплавленный металл имеет высокие свойства.

Хорошо зарекомендовали себя смеси СО2 с интенсивными газами и кислородом. Перспективны смеси Ar + (20..30) % СО2; Ar + (3…7) % О2 + +(20…30) % СО2;  СО2 + (20…30) % О2.  При наплавке в смесях поверхность покрытий мелкочешуйчатая, потери на разбрызгивание в 3…4 раза меньше, чем при наплавке в  СО2.

# Тема:Технология наплавки деталей машин и инструмента

Технологический процесс упрочнения деталей машин путем наплавки представляет собой определенную последовательность операций. Конечная цель которых – получение слоя нужных размеров и требуемых механических свойств.

К наиболее важным операциям (этапам) этой работы относится выбор химического состава наплавки и определение режимов наплавки. Разработку технологии дуговой наплавки удобно проводить в соответствии со следующим алгоритмом

Определяют ряд показателей по которым осуществляют проектирование т/п:

1

- эксплуатационные характеристики (Э)

- механические свойства (М)

- экономические показатели (Эн)

- геометрия детали (Гд)

- геометрия наплавки (Гн)

- материал детали (Д)

2

Выбор нескольких вариантов химического состава наплавки (Х1… Х2… Хn) – совместимых с Э, М

3

Выбор химического состава наплавки (Х) совместимого с Эн

4

Определение способа подготовки детали под наплавку и оборудования совместимого с Х, Гд, Эн, М, Д.

5

Определение технологических режимов процесса наплавки (Р) совместимых с Х, Гд, Гн.

6

Выбор оборудования для наплавки совместимого с Р, Эн, Гд.

7

Выбор метода обработки наплавки, режимов обработки (Ро), совместимых с М, Гд, Гн, Эн.

8

Выбор оборудования по обработке наплавки, совместимого с Ро, Гд, Гн, Эн.

Выбор средств механизации и автоматизации процесса

9

При назначении конкретного состава необходимо исходить из следующего:

- По требуемой концентрации легирующих элементов в наплавленном металле рассчитывают химический состав электродного материала (3,4) или выбирают по литературным источникам.

- Деталь при работе испытывает какой то разрушающих воздействий, однако всегда существует ведущий вид из носа, которому главным образом обязан сопротивляться наплавленный металл.

Каждый вид наплавки имеет свои основные параметры режима, влияющие на производительность и качество процесса.

Для дуговой наплавки основными параметрами режима являются:

- сила тока, Iн, напряжение на дуге, Uд, скорость наплавки, Vн, вылет и число электродов, шаг наплавки, смещение электрода с зенита при наплавке тел вращения.

Наплавку обычно ведут на постоянном токе. Ток наплавки Iн ограничивается условиями обеспечения качества наплавки (глубина проплавления, формирования валика, доля основного металла).

Напряжение определяет форму валика и должно согласовываться с величиной тока. Обычно наплавку ведут при Uд = 28 – 32В и Iн = 300 – 450А для электродной проволоки диаметром 3 – 4 мм.

Скорость наплавки влияет на форму наплавленного валика и его формирование и выбирают в пределах 20 – 40 м/ч.

Вылет электрода 30 – 40 мм в зависимости от диаметра и материала. При наплавке  1 и 2 электродами применяют обратную полярность, обеспечивая оптимальное формирование наплавки.

Наплавку тремя и более электродами проводят на прямой полярности,  повышая тем самым скорость плавления.

С увеличением числа электродов уменьшается глубина проплавления.

Для снижения доли основного металла используют ленту или уменьшают шаг наплавки. Оптимальное значение шага наплавки 0,4 – 0, 75 ширины валика.

Смещение электрода с зенита при наплавке тел вращения оказывает влияние на формирование наплавленного слоя. Смещают электрод с зенита в сторону обратную направлению вращения изделия. Величина смещения соизмерима с длинной ванны.

При электрошлаковой наплавке глубина проплавления уменьшается за счет понижения напряжения, увеличения скорости наплавки, повышения электропроводности флюса, увеличения тока и глубины шлаковой ванны.

Выбор способа подготовки под наплавку подразумевают механическую обработку наплавляемой поверхности и термических условий наплавки.

Как правило удаляется слой металла имеющий дефекты, наклеп, механические повреждения, трещины и т.п.

Правильный выбор термических условий весьма важен с точки зрения предупреждения трещин. Соответствующий предварительный подогрев детали устраняет кристаллизационные трещины (горячие) и трещины в зоне термического влияния, а замедленное охлаждение позволяет избежать хрупких трещин.

Выбор оборудования для наплавки осуществляется в соответствии с:

- назначенными технологическими режимами наплавки и способом наплавки; геометрией детали; экономическими показателями.

После выполнения наплавки деталь, как правило, требует обработки:

- термической, механической

при этом необходимо учитывать механические свойства материала наплавки, геометрию детали, геометрию наплавки, экономические показатели.

В результате чего определяются с оборудованием для обработки наплавки.

Детали можно нагревать в электрических пламенных печах, газовыми горелками, токами промышленной или высокой частоты. Чем больше склонность металла к образованию трещины тем выше температура подогрева. Высокая температура подогрева (Тпод.) может ухудшить отделимость шлака и стекания жидкого металла.

# Тема: ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН     НАНЕСЕНИЕМ СЛОЯ ПОРОШКА

## Способы получения покрытий припеканием

Идея эффективного применения прошкового покрытия возникла на основании анализа высоких служебных характеристик спеченных порошковых деталей, получаемых методом порошковой металлургии. Так как этот метод позволяет получать детали из порошков без их расплавления (только за счет спекания), то в изделиях порошковой металлургии удается в одном изделии объединить порошки материалов с различными температурами плавления. Кроме того, особенностью технологии порошковой металлургии является возможность получать детали заданной пористости с последующей пропиткой их жидкими смазками, пластмассами, легкоплавкими металлами и др. материалами, способными обеспечить высокое сопротивление не только одному из видов эксплуатационного воздействия, но их комплексу.

Важной предпосылкой успешного развития технологии нанесения порошковых покрытий в режиме спекания явилось то, что уже имелся ряд технологических способов получения покрытий методом наплавки или напыления с последующим оплавлением. Следовательно, предстояло решить вопрос перевода этих технологий из области плавления в область спекания и припекания.

Назначение любого покрытия – защита поверхности детали от воздействия изнашивания, коррозии, окисления и т.п.

Покрытия с применением порошков из металлов являются перспктивными т.к.:

- есть возможность создания разнообразных сплавов;

- использование различных активирующих факторов (нагрев, давление, хим. воздействие);

- большое разнообразие способов образования покрытий;

- возможность получения покрытий ( и деталей) без расплавления (только за счет спекания).

Теоретическим подходом при анализе покрытий из порошков в режиме спекания и припекания явилось использование аппарата термодинамики неравновесных процессов. На то, что порошковая система является термодинамически неравновесной, процесс спекания приближает ее к состоянию равновесия указывалось многими исследованиями. На основании теоретических предпосылок были сформулированы необходимые условия, обеспечивающие получение покрытий с определенными свойствами. Такими условиями являются: давление, температура ( активирующие факторы) и количество активных добавок.

В большинстве случаев без химически активных добавок получить качественное покрытие невозможно (бор, кремний наиболее часто используются).

Большое влияние на свойства покрытия оказывает способ его получения. Часто способ нанесения покрытия предопределяет область его применения. В частности, при получении антифрикционного прокрытия большой пористости целесообразно применять способы с малой активацией по силовому (механическому) фактору, т.к. большое давление при припекании может привести практически к беспористому поурытию.

Активирование процесса получения покрытий проводится на различных стадиях, но цель его в основном одна — придать материалу слоя желаемые свойства (или более высокие, чем без активирования) с минимальными затратами энергии за кратчайшее время.

Например, температурное активирование состоит в повышении скорости нагрева, что соответственно приводит к ускорению диффузионных процессов; в предварительном подогреве детали, на которую наносится покрытие; в разогреве до высоких температур частиц наносимого материала и т.д. Силовое (механическое) активирование состоит в приложении статического давления в процессе припекания, применении импульсов давления, взрывов, вибраций и т.д. Замену одного активирующего фактора другим, сохраняя суммарный эффект активации, можно, например, обеспечить повышением температуры и понижением давления и наоборот.

Рассмотрим различные способы нанесения покрытий термодиффузионным индукционным припеканием способом обмазки (можно получать слои большой пористости в основном для антифрикционных деталей. В качестве пластификатора (скрепляющая часть обмазки) применяют различные составы. Эффективным является применение этилсиликата (жидкого стекла). Способ обмазки позволяет получать слой из железных и медных порошков и композиций на их основе. Обязательным условием получения качественного покрытия является введение активирующих добавок бора и кремния (по 2–2,5 %) и приложение давления в процессе припекания (около 0,01– 0,05 МПа), не уменьшеющего исходную пористость, но обеспечивающего достаточную прочность сцепления покрытия с деталью (10–50 МПа). Такие покрытия, как правило, обладают сквозной пористостью и хорошо пропитываются маслами или легкоплавкими композициями. При пропитке маслами обеспечивается

свойство самосмазываемости, что значительно повышает работоспособность покрытий и сопрягаемых деталей.

Если необходимо получить более плотные покрытия, то вместо метода обмазки лучше воспользоваться предварительным прессованием слоя (см. п. 2 таблицы), причем для припекания удобнее использовать ускоренный индукционный нагрев (для уменьшения окисления и повышения производительности). В этом случае при использовании шихт с активацией бором и кремнием количество последних может быть снижено до 1-1,5% каждого. С позиции теории активирующих факторов это объясняется компенсацией химической активации силовым фактором (давлением предварительного прессования). Однако этот процесс неприемлем для труднопрессуемых порошков (например, порошков хромоникелевых сплавов). Иногда можно вводить дополнительную активацию по силовому фактору, которая заключается в приложении давления (статическое нагружение) во время припекания. По этой технологии (припекание с предварительной напрессовкой) можно упрочнять поверхности ряда деталей автомобильных и тракторных двигателей: фаски клапанов, тарелки толкателей, вилки коробок передач. Однако при припекании слоя на фаску необходимо обеспечить высокую плотность слоя (давление предварительного прессования 700 МПа), а для толкателей и вилок, кроме высокой износостойкости,— антифрикционность за счет высокой пористости (около 10%), поэтому давление предверительного прессования не должно превышать 400 МПа .

Преимущество центробежного термодиффузионного припекания (см. п. 3 таблицы) заключается в простоте получения качественного покрытия на внутренних поверхностях цилиндрических деталей различных типоразмеров. Детали, наружный размер которых не превышает 0,2 м, можно нагревать в охватывающем индукторе. Частот вращения для создания соответствующей центробежной силы составляет 10-30 1/с в зависмости от диаметра (0,2-0,04 м). Если применяют вертикальную схему устройства, то внутрь детали помещают неметаллический (графитовый) стержень, диаметр которого обеспечивает объемную дозировку порошка для формирования слоя необходимой толщины. При нанесении покрытий на внутренние поверхности крупногабаритных деталей нагрев лучше производить внутренним индуктором, расположенным в полости детали. Эксперименты показали, что давления 5·10-3 МПа достаточно для получения качественного слоя с высокой прочностью сцепления с основой. Проверка эффективности центробежного припекания порошков системы Ni–Cr–B–Si на деталях — нижняя и верхняя втулка узла поворотной цапфы трактора «Беларусь» МТЗ-80 — показала, что износостойкость повысилась примерно в 3 раза по сравнению с серийными узлами. Причем понижается износ не только упрочненных втулок, но и контактирующей с ними цапфы, что можно объяснить низким коэффициентом трения припеченного слоя благодаря наличию в его составе эвтектик сложного состава.

В настоящее время все большее применение находит плазменное упрочнение быстроизнашиваемых деталей машин. Разработан способ плазменного напыления с предварительным нагревом подложки (см. п. 4 таблицы), применяемый для упрочнения тонкостенных деталей. По этой технолгии после предварительного печного нагрева детали до 673-773 К производится нагрев зоны напыления до температуры 973-1073 К специальной многопламенной газовой горелкой. Плазменное напыление с предварительным нагревом (ПНПН) детали позволяет получать самооплавляющиеся плотные покрытия, прочно связанные с основным металлом и отличающиеся по качеству от покрытий, нанесенных методом плазменного напыления с оплавлением (ПНО). Но в целом ПНПН имеет преимущества перед ПНО, т.к. отпадает необходимость в операциях по подготовке поверхности под напыление и оплавление покрытия, повышается эффективность напыления, исключается перегрев структуры и уменьшается степень деформации детали.

Одним из методов плучения беспористого покрытия является активирование процесса припекания наложением на порошковую систему вибраций. Разработана технология получения беспористых покрытий на рабочих поверхностях торцевых уплотнений центробежных насосов вибрационным припеканием (см. п. 5 таблицы). Сущность ее заключается в том, что на торце втулки предварительно протачивается канавка глубиной (2-3)·10-3м и шириной, соответствующей размеру уплотнительной поверхности втулки, в которую засыпается порошок (типа ПГ-СР4), заготовка устанавливается на вибратор и помещается в индуктор высокочастотной нагревательной установки.

Нагрев ведется до температуры 1223-1273 К с одновременным вращением заготовки (f=0,2- 0,3 1/с), после чего на 40-80 с включается вибрационная установка (амплитуда колебаний 2·10-4м, частота 30-40 кол/с).  При указанном режиме плучено практически беспористое торцевое уплотнение вращающихся втулок центробежных насосов твердостью 55-58 HRC. Исследования показали, что изменение частоты колебаний существенно не вияет на качество покрытий, однако амплитуда не должна превышать (3-4)·10-4м (при а=0,6·10-3м появлялись открытые каверны).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление /Пер. С яп. Х12 В.Н.Попова: Под ред. В.С. Степина, Н.Г. Шестеркина. –М.: Машиностроение, 1985. – 240 с. ил.

- Восстановление и повышение износостойкости и срока службы деталей машин /Под ред. Попова В.С. – Запорожье: изд-во ЗПИ, 2000 – 394 с.

- Фрумин И.И., Юзвенко Ю.А., Лейначук С.И. Технология механизированной наплавки: Учеб. Пособие. – М. Высш. Школа, 1965.- 306 с.

- Шехтер С.Я., Резницкий А.М. Наплавка металлов. –М.: Машиностроение, 1982 – 71 с., ил.- (Б-ка электросварщика)

- Наплавка деиалей металлургического оборудования. Справочник. Шехтер С.Я., Шварцер А.Я. ,”Металлургия”, 1981.- 160 с.

- Сидоров А.И. Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. – М.: Машиностроение, 1987 – 192с.: ил.

- И.И. Фрумин, В.К. Петриченко Автоматическая наплавка стальных прокатных валков. Маталлургиздат, 1956

- Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под ред. Акад. Б.Е. Патона М., “Машиностроение”, 1974, - 768 с.

- Дорожкин Н.Н, Петюшев Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка. – Минск: Беларусь, 1989. 94с.

- Дорожкин Н.Н, Абрамович Т.М. Жоркин В.И. Получение покрытий методом припеканий .- Минск: Наука и техника, 1980 – 176 с.

- Карпенко В.М., Катренко В.Т., Пресняков В.А. Электроконтактная наплавка порошковых материалов в металлической оболочке.-Краматорск: НКМЗ, 1992.-128 с.

- Вайнерман А.Е., Шоршоров М.Х., Веселков В.Д. Плазменная наплавка металлов. – Л.: Машиностроение, 1969.-192 с.

- Уманский В.Б., Маняк Л.К. Новые способы упрочнения деталей машин – Справочное пособие, Донецк.- 1990.- 142 с.

- Походня И.К., Альтер В.Ф., Шлепаков В.И. Производство порошковой проволоки: Уч. пособие для вузов. К.: Вища школа 1980. –231 с.