# Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА,

методические указания и контрольные задания

по курсу «Специальные методы сварки»

для студентов специальности 7.092301

«Оборудование и технология сварки»

заочной формы обучения

Утверждено

на заседании кафедры

сварочного производства

протокол № 10 от 10.02.03г.

## Краматорск 2003

УДК 621.791

Рабочая  программа,  методические  указания и контрольные задания

по  курсу  «Специальные  методы  сварки»  для  студентов  специальности

7.092301 «Оборудование и технология сварки» заочной формы обучения /

Сост.  В.Д.Кассов.  –  Краматорск: ДГМА, 2003. - 16 с.

Приведены рабочая программа и методические указания по изучению

дисциплины,  вопросы  для  самопроверки,    варианты контрольных заданий

и рекомендации по их выполнению.

Составитель                                    Кассов В.Д., доц.

Отв. за выпуск                                 Карпенко В.М., доц.

### СОДЕРЖАНИЕ

| Общие методические указания………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| Рабочая программа по курсу «Специальные методы сварки»…………….. | 5 |
| Контрольная работа………………………………………………………….. | 8 |
| Варианты заданий к контрольной работе…………………………………… | 9 |
| Задачи…………………………………………………………………………. | 12 |
| Список литературы………………………………………………………….. | 19 |

### ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс «Специальные методы сварки» посвящен изучению основных вопросов теории и элементов технологии современных процессов сварки плавлением и давлением, области их применения и перспективам использования.

Изучаемые сварочные процессы сложны и разнообразны. Для освоения курса «Специальные методы сварки» (СМС) необходимо знать теоретические основы физики металлов, металловедения, теплотехники, теории сварочных процессов и др.

Цель методических указаний – оказать помощь при самостоятельном изучении СМС и выполнении контрольной работы.

Выполнять контрольную работу следует после изучения всех тем определенной части дисциплины, усвоив необходимые деформационные, металлофизические и электротепловые явления и процессы, свойственные тому или иному способу получения сварного соединения.

Рабочей программой предусмотрено изучение дисциплины в первом семестре на 6-м курсе.

Основным средством овладения материалом курса является самостоятельная работа студентов по прилагаемому списку книг, полезных для глубокой проработки отдельных тем.

Программа разбита на темы. Для темы приведены содержание, программа, методические указания, вопросы для самопроверки. В контрольных работах при решении задач единицы физико-химических величин должны быть использованы в Международной системе единиц (СИ).

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО КУРСУ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ СВАРКИ»

##### Введение

Содержание и задачи дисциплины «Специальные методы сварки». Роль в подготовке инженеров-сварщиков, связь с другими курсами.

Современный уровень мирового развития специальных методов сварки. Роль научно-исследовательских учреждений, в том числе и украинской школы сварки (ИЭС им. Е.О.Патона, ЦНИИТМаш, МВТУ им. Н.Э.Баумана, НИАТ и других) в создании и освоении сварки специальных сталей и неметаллических материалов.

Сварка в космосе, сварка биологических материалов. Соединения из стекла, сварка оптических волокон. Соединение керамических материалов. Отечественные и зарубежные приоритеты. Сварка в ХХ1 веке.

Литература: [1, с. 3-8; 2, с.3-9; 4, с.4-15]

###### Вопросы для самопроверки

1 Наиболее выдающиеся ученые – сварщики Украины, краткая характеристика их работ.

2 Недостатки традиционных дуговых методов сварки.

3 По каким признакам характеризуют процессы сварки?

4 Различие между сваркой и склеиванием.

Тема 1. Специальные методы сварки плавлением

Электронно-лучевая сварка: законы и явления, лежащие в основе процесса электронно-лучевой сварки. Особенности электронного нагрева. Способы фокусировки и управления электронным потоком. Принцип сварки электронным лучом в вакууме. Принципиальные схемы установок для сварки электронным лучом. Электронно-лучевая сварка с глубоким проплавлением. Механические свойства швов. Характеристики установок.

Сварка световым лучом. Особенности нагрева металла, преимущества способа, области применения, принцип действия квантового генератора (лазера).

Плазменная обработка металлов. Устройства для получения плазменной струи, области применения.

Литература: [1, с.80-119, 132-160; 2, с.53-99; 2, 411-458]

Методические указания

Современные способы сварки достигли такого совершенства, что позволяют получать соединения практически всех применяемых в промышленности черных и цветных металлов и сплавов на их основе -  от весьма малых до больших толщин. Каждый способ сварки имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для наиболее эффективного их использования.

Существующие способы сварки по характеру образования соединения можно разделить на следующие основные группы: 1) плавлением; 2) давлением с подогревом металла; 3) давлением без подогрева металла внешним источником тепла.

Указанные группы соответствуют трем классам процессов сварки: термическому  (группа 1),   термомеханическому (группа 2)   и механическому (группа 3).

К главным преимуществам способа сварки плавлением относится его универсальность, возможность механизации и автоматизации процессов сварки, доступность неразрушающего контроля качества швов и др. Однако традиционные способы (газовая, дуговая сварки) не лишены недостатков, которые ограничивают в ряде случаев их применение для высокопрочных конструкционных материалов и разнородных металлов. К ним в первую очередь относится не всегда приемлемое расплавление кромок с последующей кристаллизацией и специфические термические циклы зоны термического влияния, нередко приводящие к образованию хрупких фаз.

Данная тема дает понятие об использовании кинетической энергии электронов и потока ионизированных частиц для соединения различных металлических и неметаллических материалов, например керамики на основе окислов алюминия, карбидов и химически активных металлов (молибдена, тантала, титана, циркония и др.); знакомит и с другими источниками теплоты, концентрация энергии в которых на 2-3 порядка выше, чем у традиционных источников.

Вопросы для самопроверки

1 Энергия электронов.

2 Сущность процесса сварки электронным лучом в вакууме.

3 Что является источником тепла при электронно-лучевой сварке?

4 Существующие системы электронных пушек.

5 Способы формирования электронного пучка.

6 Явления, сопровождающие проникновение электронов в вещество.

7 Образование сварного соединения при сварке световым лучом.

8 Что представляет собой плазменная струя и какова ее температура?

9 На чем основано действие квантового генератора?

10 Чем осуществляется генерирование световой энергии в сварочных установках?

11 Где применяется лазерная сварка?

Тема 2. Сварка давлением без подогрева металла

внешним источником тепла

Холодная сварка. Образование сварного соединения, области применения.

Ультразвуковая сварка. Преимущества и особенности способа, оборудование и технология металлов и пластмасс, образование неразъемного соединения, прочность точечных и шовных сварных соединений, области применения.

Сварка трением. Основная схема сварки, основные преимущества и недостатки, особенности образования соединения, область применения, оборудование, разновидности процесса, перспективы развития.

Сварка взрывом. Параметры режима, влияние исходного состояния свариваемых материалов, характеристика взрывчатых веществ, области применения.

Литература: [1, с.14-38, 56-72; 2, с. 9-29, 39-45; 3, с. 358-362, 375-401]

Методические указания

Раздел дает понятие об эффективных способах соединения черных, цветных и разнородных металлов, которые по виду вводимой энергии относятся к группе механических процессов соединения.

При изучении темы внимание следует обратить на металлофизические, деформационные и электротермические явления и процессы в металлических свариваемых контактах.

Контрольные вопросы

1 Преимущества холодной сварки.

2 Какое общее принципиальное отличие холодной сварки любых металлов от других способов их сварки в твердом состоянии?

3 Физическая природа холодной сварки.

4 Преимущества и недостатки сварки трением.

5 Использование ультразвука в сварочной технике. Преимущества и особенности по сравнению с холодной и контактной сваркой.

6 Как влияет исходное состояние свариваемых материалов на прочность сварных соединений при сварке взрывом?

Тема 3. Специальные методы сварки давлением

с подогревом  металла

Высокочастотная сварка. Особенности высокочастотного метода нагрева, основные преимущества способа, критерии выбора частоты тока, область применения.

Диффузионная сварка. Образование сварного соединения, преимущества способа, сварочные установки, области использования.

Сварка прокаткой. Применение, свариваемые материалы, преимущества способа.

Прессовая сварка.

Литература [1. с. 46-52; 2, с. 33-39, 49-52; 3, с. 401-410, 182-183]

Методические указания

Кроме традиционной контактной сварки, к этой группе относятся высокочастотная, прессовая, диффузионная, сварка прокаткой и др. При изучении темы особое внимание обратить на целесообразность использования в промышленности того или иного способа сварки с учетом достоинств и недостатков.

Вопросы для самопроверки

1 Для чего необходима предварительная  зачистка свариваемых поверхностей при диффузионной сварке?

2 От чего зависит продолжительность выдержки под нагрузкой при диффузионной сварке?

3 Из каких основных узлов состоят сварочные диффузионные установки?

4 Преимущества диффузионной сварки.

5 Почему при высокочастотном нагреве в поверхностных слоях металла можно получить высокие плотности тока?

6 Каковы основные преимущества сварки с нагревом токами высокой частоты?

7 Какова скорость высокочастотной сварки?

8 Как  осуществляется нагрев деталей при прессовой сварке?

9 Когда эффективна прессовая сварка?

10 Особенности сварки прокаткой.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1 По основным разделам дисциплины «Специальные методы сварки» студент выполняет контрольную работу.

2 При выполнении контрольной работы студент должен показать, что он владеет материалом дисциплины «Специальные методы сварки»

Ответы на вопросы должны быть четкими и лаконичными, но в то же время достаточно полными, с приведением рисунков, принципиальных схем, цифровых данных, графиков, ссылок на литературу.

3 Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата А4 (297х210 мм) в соответствии с общими требованиями к текстовым документам.

4 Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие данные:

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Сварочное производство»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СВАРКИ

Контрольная работа

Выполнил: студент 6 курса гр. СП96-1

Иванов И.И.

Принял: преподаватель

Кассов В.Д.

Краматорск 2003

5 На обороте титульного листа в верхней части должны быть указаны следующие данные:

- фамилия, имя, отчество студента (полностью);

- место работы (полное наименование предприятия, организации);

- должность;

- стаж работы (общий по занимаемой должности);

- домашний адрес (с указанием почтового индекса).

### Варианты заданий к контрольной работе

# Вариант 1

1 Сварка в твердом состоянии.

2 Сварка в космосе.

3 Решить задачу по варианту 1.

## Вариант 2

1 Холодная сварка металлов.

2 Ультразвуковая сварка металлов.

3 Решить задачу по варианту 2.

## Вариант 3

1 Сварка взрывом.

2 Диффузионная сварка.

3 Решить задачу по варианту 3.

## Вариант 4

1 Прессовая сварка.

2 Сварка металлов трением.

3 Решить задачу по варианту 4.

Вариант 5

1 Тепловые процессы при сварке трением.

2 дуговая сварка в камерах с контролируемой атмосферой.

3 Решить задачу по варианту 5.

Вариант 6

1 Высокочастотная сварка.

2 Сварка электронным лучом в вакууме.

3 Решить задачу по варианту 6.

Вариант 7

1 Способы формирования электронного пучка в сварочных пушках.

2 Сварка прокаткой.

3 Решить задачу по варианту 7.

Вариант 8

1 Сварка биологических материалов.

2 Принцип работы квантовых генераторов.

3 Решить задачу по варианту 8.

Вариант 9

1 Сварка световым лучом.

2 Схемы устройств для создания плазменной струи.

3 Решить задачу по варианту 9.

Вариант 10

1 Плазменная сварка.

2 Методы сварки пластмасс.

3 Решить задачу по варианту 10.

Вариант 11

1 Сварка пластмасс газовыми теплоносителями.

2 Стадии образования соединения при сварке в твердой фазе совместным деформированием.

3 Решить задачу по варианту 11.

Вариант 12

1 Сварка пластмасс нагретым инструментом.

2 Факторы, затрудняющие сварку металлов в твердом состоянии.

3 Решить задачу по варианту 12.

Вариант 13

1 Механизм образования металлического соединения при холодной сварке.

2 Особенности способа и области применения сварки взрывом.

3 Решить задачу по варианту 13.

Вариант 14

1 Принцип работы установок для сварки ультразвуком.

2 Классификация пластмасс по свариваемости.

3 Решить задачу по варианту 14.

Вариант 15

1 Технологические схемы сварки взрывом соединений различного типа.

2 Механизм образования соединения при сварке световым лучом.

3 Решить задачу по варианту 15.

Вариант 16

1 Принцип работы установок для диффузионной сварки.

2 Механизма образования соединений при высокочастотной сварке.

3 Решить задачу по варианту 16.

Вариант 17

1 Механизм образования соединения при сварке трением.

2 Вакуум – активная защита металлов при сварке.

3 Решить задачу по варианту 17.

Вариант 18

1 Принцип сварки электронным лучом в вакууме.

2 Особенности высокочастотного нагрева металла.

3 Решить задачу по варианту 18.

Вариант 19

1 Использование защитных сред при сварке активных и тугоплавких металлов.

2 Механизма образования соединения при сварке пластмасс.

3 Решить задачу по варианту 19.

Вариант 20

1 Особенности нагрева металла лучистой энергией.

2 Поведение пластмасс при нагревании.

3 Решить задачу по варианту 20.

Задача

Рассмотрим алгоритм расчета режимов сварки при сварке под флюсом с использованием гранулированного присадочного металла.

Одним из перспективных направлений в развитии современного сварочного производства различных отраслей машиностроения является внедрение в промышленную эксплуатацию технологии автоматической сварки под флюсом с применением дополнительного присадочного металла (ГПМ). ГПМ обычно служит рубленая сварочная проволока диаметром 1,6 и 2 мм. В качестве исходных задаются следующие размеры и коэффициенты: толщины свариваемых листов  или катет шва kш, ширина зазора между кромками b, ширина наружного (последнего на поверхности изделия) валика е, высота выпуклости наружного валика g, полный тепловой К.П.Д. н (для рассматриваемого способа сварки н = 0,36) и коэффициент проплавления К = h1/  (h1 - глубина проплавления первого прохода). Основные единицы измерения принятых и получаемых расчетом величин следующие: длины - см, массы - г, времени - с, тепловой мощности - Дж.

# В начале определяется площадь наплавленного металла, см2:

| FH=0,7eg+Kbδ, | (1) |
| --- | --- |

где К - коэффициент проплавления первого шва (К=1 при односторонней сварке и К = 0,7 - при двусторонней). Это позволяет вычислить массу 1 см шва, г:

| m1=ρFH, г | (2) |
| --- | --- |

где  - плотность металла, г/см3.

Отношение массы ГПМ к массе расплавленной электродной проволоки находится из соотношения

| β=Rm1, | (3) |
| --- | --- |

где R - расход ГПМ на единицу длины шва (табл. 1).

Назначается скорость сварки, для чего служат рис. 1 и 2. При выборе диаметра проволоки рекомендуются следующие соотношения: при b  4 мм диаметр проволоки 3 мм, при b  5 мм – 5 мм. Величина зазора при разных толщинах свариваемых листов приведена в табл. 2. Скорость подачи проволоки определяется с помощью табл. 2 по выражению, см/с,

| VПП=VСВ0,7eg+KBδβ+1FЭ, | (4) |
| --- | --- |

после чего проводится проверка с учетом максимально допустимой добавки ГПМ в зону сварки:

| M=RdЭ2VCBVПП.≤8,5. | (5) |
| --- | --- |

Таблица 1 –  Расход гранулированного присадочного металла на единицу длины шва

| Стыковые швы |  | ## Угловые швы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина листа, мм | R, г/см | Катет шва | R, г/см |
| 12 | 3,3 | 8 | 1,0 |
| 16 | 4,2 | 10 | 1,3 |
| 20 | 5,0 | 12 | 2,3 |
| 25 | 6,5 | 14 | 3,5 |
| 30 | 8,4 | 16 | 5,0 |
| 35 | 10,0 | 18 | 7,3 |
| 40 | 12,0 | 20 | 9,4 |
| 45 | 14,0 |  |  |
| 50 | 16,0 |  |  |

1 – сварка проволокой диаметром 3 мм;

2 – сварка проволокой диаметром 5 мм

Рисунок 1 –   Зависимость максимально допустимой скорости односторонней   сварки от толщины листов

1 – сварка проволокой диаметром 3 мм;

2 – сварка проволокой диаметром 5 мм

Рисунок 2 –   Зависимость максимально допустимой скорости сварки угловых  швов от катета

Таблица 2 – Рекомендуемые размеры зазора и выпуклости швов

| Исходный параметр | Значения параметров при диаметре электродной проволоки, мм ченш воло я пар ки, м амет м гров прид) иаме тре элект] рода ОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Толщина листа, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Зазор между кромками, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высота выпуклости наружного валика, мм | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
| Ширина валика, мм | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 |

Если М превышает указанное значение, то проводится корректировка VСВ, путем уменьшения ее значения с шагом 0,05 см/с.

Для определения силы сварочного тока можно воспользоваться справочными данными табл. 3, 4, 5 и 6 или провести следующий расчет:

| t=1VCB,m2=VППFЭρt,m3=m2+R,q1=hпл⋅m3,q2=q1ηН | (6) |
| --- | --- |
| IСВUД=q2t, | (7) |

где  t   - время сварки 1 см шва, с;

m2 - масса проволоки, расплавляемой за время t, г;

m3 - суммарная масса проволоки и ГПМ, расплавляемых за время t, г;

FЭ - площадь поперечного сечения электродной проволоки, см2;

q1 - тепловая мощность, необходимая для нагрева и расплавления проволоки и ГПМ массой m3, Дж;

hпл – величина теплосодержания металла, включающая в себя скрытую теплоту плавления. Для низкоуглеродистой стали hпл 1330 Дж/г;

q2 – тепловая мощность, необходимая для нагрева и расплавления проволоки ГПМ массой m3 с учетом потерь теплоты, Дж.

Таблица 3 –  Режимы двухсторонней сварки с ГПМ стыковых соединений из низкоуглеродистой стали без скоса кромок под флюсом

| Толщина металла, мм | Зазор, мм | Диаметр электродной проволоки, мм | Сила сварочного тока, А | Скорость подачи проволоки, см/с | Скорость сварки, см/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6 | 4 | 900...950 | 4,3 | 0,7 |
| 30 | 7 | 4 | 950...1000 | 4,5 | 0,5 |
| 40 | 8 | 4 | 950...1000 | 4,5 | 0,4 |
| 50 | 9 | 4 | 1100...1200 | 6,0 | 0,4 |
| 20 | 6 | 5 | 1000...1100 | 3,0 | 0,7 |
| 30 | 7 | 5 | 1000...1100 | 3,0 | 0,6 |
| 40 | 8 | 5 | 1200...1300 | 3,5 | 0,4 |
| 50 | 9 | 5 | 1300...1400 | 4,0 | 0,3 |

Таблица 4 –  Режимы сварки с ГПМ угловых соединений «в лодочку» из низкоуглеродистой стали при dЭ = 5мм

| Катет шва, мм | Сила сварочного тока, А | Скорость подачи проволоки, см/с | Скорость сварки, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 750...800 | 2,0 | 1,1 |
| 10 | 800...850 | 2,1 | 1,05 |
| 12 | 850...900 | 2,2 | 1,0 |
| 14 | 900...950 | 2,4 | 0,7 |

Таблица 5 –  Ориентировочные режимы сварки односторонних стыковых соединений без скоса кромок из высоколегированных хромоникелевых сталей, свариваемых с использованием ГПМ на флюсомедной подкладке

| Толщина металла, мм | Диаметр электрода, мм | Сварочный ток, А | Скорость сварки, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 460...490 | 0,55...0,61 |
| 10 | 4 | 610...640 | 0,55...0,61 |
| 12 | 4 | 620...670 | 0,55...0,61 |

Таблица 6 –  Ориентировочные режимы сварки двусторонних стыковых соединений без скоса кромок из высоколегированных хромоникелевых сталей типа 18-8, свариваемых с использованием ГПМ на флюсовой подушке:

| Толщина металла, мм | Диаметр электрода, мм | Номер слоя в шве | Сварочный ток, А | Скорость сварки, см/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 1 | 510 | 0,66 |
|  |  | 2 | 550 | 0,72 |
| 14 |  | 1 | 550 | 0,66 |
|  |  | 2 | 590 | 0,72 |
| 16 |  | 1 | 590 | 0,61 |
|  |  | 2 | 650 | 0,66 |
| 18 | 5 | 1 | 700 | 0,88 |
|  |  | 2 | 750 | 0,94 |
| 20 | 5 | 1 | 750 | 0,83 |
|  |  | 2 | 800 | 0,88 |
| 25 |  | 1 | 800 | 0,77 |
|  |  | 2 | 850 | 0,83 |
| 30 |  | 1 | 850 | 0,66 |
|  |  | 2 | 900 | 0,72 |
| 35 |  | 1 | 900 | 0,66 |
|  |  | 2 | 950 | 0,72 |
| 40 |  | 1 | 950 | 0,61 |
|  |  | 2 | 1000 | 0,66 |
| 45 |  | 1 | 1050 | 0,61 |
|  |  | 2 | 1100 | 0,66 |
| 50 |  | 1 | 1150 | 0,55 |
|  |  | 2 | 1200 | 0,61 |

Поскольку, В,

| UД=0,01571IСВ+25,48 | (8) |
| --- | --- |

то подставив, соответственно, это выражение в формулу 7 и решив квадратное уравнение, находят IСВ. При диаметре проволоки 3 мм сварочный ток не должен превышать 700 А, при диаметре 5 мм – 1300 А.

Описанный порядок расчета может быть использован и для угловых швов. Для последних справедлива формула, см/с,

| VПП=VСВ0,7eg+0,5kШ2β+1FЭ | (9) |
| --- | --- |

### Таблица 7 - Таблица вариантов индивидуальных заданий

| Номер варианта | Вид соединения | Диаметр ГПМ, мм | Толщина свариваемых листов  или катет шва kш, мм | Диаметр электродной проволоки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стыковое | 1,6 | 8 | 3 |
| 2 | Стыковое | 1,6 | 10 | 3 |
| 3 | Стыковое | 1,6 | 12 | 3 |
| 4 | Стыковое | 1,6 | 16 | 3 |
| 5 | Стыковое | 1,6 | 20 | 3 |
| 6 | Стыковое | 1,6 | 25 | 3 |
| 7 | Стыковое | 1,6 | 30 | 3 |
| 8 | Стыковое | 2,0 | 35 | 5 |
| 9 | Стыковое | 2,0 | 40 | 5 |
| 10 | Стыковое | 2,0 | 45 | 5 |
| 11 | Стыковое | 2,0 | 50 | 5 |
| 12 | Угловое | 1,6 | 8 | 3 |
| 13 | Угловое | 1,6 | 10 | 3 |
| 14 | Угловое | 1,6 | 12 | 3 |
| 15 | Угловое | 1,6 | 14 | 3 |
| 16 | Угловое | 1,6 | 16 | 3 |
| 17 | Угловое | 1,6 | 18 | 3 |
| 18 | Угловое | 1,6 | 20 | 3 |
| 19 | Угловое | 1,6 | 12 | 5 |
| 20 | Угловое | 1.6 | 14 | 5 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки. – М.: Машиностроение, 1975. – 232 с.

2 Николаев Г.А., Ольшанский Н.А. Новые методы сварки металлов и пластмасс. – М.: Машиностроение, 1976. – 178 с.

3 Сварка в машиностроении: Справочник: В 4 т.  М.:	 Машиностроение, 1978. – Т.1. – 504 с.

4 Патон Б.Е. Проблемы сварки на рубеже веков //  Автоматическая сварка. – 1999. - №1. – С.4-15.

# Рабочая  программа, методические указания

и контрольные задания

по курсу «Специальные методы сварки»

для студентов специальности 7.092301

«Технология и оборудование сварки»

заочной формы обучения

# Составитель                              Валерий Дмитриевич Кассов

Редактор                                  Елена Александровна Дудченко

Подп.в печ.                  Формат 60х84  1/16

Офсетная печать. Усл. печ. л.           Уч.-изд.л.                  Тираж            экз.

# ДГМА, 84313, г.Краматорск, ул.Шкадинова,72