Задачи по СГПСК для решений  на практических занятиях

Задача  №1

Стержень длиной ℓ и диаметром d растягивается нагрузкой Р.  Диа -метр  стержня уменьшился до величины d1. Рассчитать конечную длину стер-жня, действительные напряжения и деформации, условные напряжения  и де-формации, условное и действительное сужение в образце при заданной наг-рузке.

Таблица 1 Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ℓ,см | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| d , мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Р, Н | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| d1 ,мм | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℓ,см | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| d , мм | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 4,0 |
| Р, Н | 5500 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
| d1, мм | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |

Задача №2

На гранях элемента из-за действия нагрузки возникают напряжения:

σ1,σ2,σ3. Принимая значение Пуассона μ=0,3 и модуля упругости

Е= 2,06105 МПа, определить интенсивности напряжений и деформаций при одноосевом, двухосевом и трехосевом  действии напряжений.

Таблица 2 Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| σ1, МПа | 320 | 335 | 350 | 340 | 360 | 380 | 370 | 390 | 410 | 400 |
| σ2, МПа | 180 | 190 | 200 | 190 | 200 | 210 | 200 | 210 | 220 | 215 |
| σ3, МПа | 140 | 145 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 | 185 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ1, Па | 415 | 430 | 440 | 455 | 470 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 550 |
| σ2,МПа | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| σ3, Па | 195 | 200 | 200 | 205 | 210 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |

Задача№3

К пластине толщиной S (рис.1) имеющей трещину длиной L , приложе-на сила Р. Исходные данные приведены в табл.3, где N – номер варианта, а длина пластины ℓ= 100см +5смN.

Рисунок 1  Вид образца с трещиной

Таблица 3 Исходные данные

| В,см | S,см | L,см | Е, Н/см2 | G, Н/см | σТ, Н/см2 | σВ, Н/см2 | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2ℓ | 1/100ℓ | 1/10ℓ | 2107 | 103 | 22000+10N | 1,5σТ | 0,9σТ F |
|  |  |  | 2107 | 103 |  |  |  |

На основании энергетического условия  А.Гриффитса определить:    1)энергию, затрачиваемую при образовании трещины длиной L;

2)энергию, выделяемую при образовании трещины длиной L;

3) критическую длину трещины LД1;

4) критическую длину трещины при условии равенства выделяемой и затрачиваемой энергий LД2;

5) критическую длину трещины L1 при увеличении рабочего напряже-ния в 1,5 раза;

6) напряжение , при котором будет устойчива трещина длиной L;

7) коэффициенты интенсивности Кс и запаса по напряжениям для тре-щины длиной L;

8)построить графики энергетического баланса в образце при росте тре-щины от L=0 до L= 5/4 LД1(LД2) с интервалом 1/4 LД1(LД2);

9) по данным графических зависимостей роста трещины от U выд и

U затр указать устойчивость (неустойчивость) трещины;

10) указать при каких условиях произойдет разрушение образца

Задача №4

Пластина из сплава с пределом текучести σТ имеет значение К1с опре-деленное для толщины δ=250мм. Необходимо определить для широкой пластины толщиной δна какую величину может подрасти трещина от от-верстия в центре пластины до начала разрушения при различном значении действующих на пластину напряжений σд.

Таблица 4 Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| К1с, МПам1/2 | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 115 |
| δ, мм | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 85 |
| σТ, МПа | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 350 |
| σд, МПа | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 85 |

Продолжение табл.4

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1с, МПам1/2 | 120 | 125 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 150 |
| δ, мм | 90 | 95 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 150 |
| σТ, МПа | 360 | 370 | 320 | 330 | 340 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 400 |
| σд, МПа | 90 | 95 | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 170 |

Задача №5

Стальная пластина с центральным дефектом  по толщине длиной L подвергается воздействию напряжения величиной σ, направленного по нор-мали к плоскости трещины. Каковы будут размер пластической зоны rу  и уровень эффективной интенсивности напряжений Кэфф в области вершины трещины при различном значении предела текучести σт ?

Таблица 5 Исходные данные

| Обозна- чение | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| L, см | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| σ, МПа | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| σт, МПа | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |

Продолжение табл.5

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, см | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 30 |
| σ, МПа | 330 | 320 | 310 | 300 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 350 |
| σт, МПа | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 500 | 800 |

# Задача 6

Зафиксировано разрушение жаропрочного сплава через tr при темпера-туре Т1оС и заданном напряжении . Если создать в материале те же напря-жения, но при температуре Т2оС, каково будет время до разрушения?

Таблица 6 Исходные данные

| Обозна- # чение | # Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| Т1, оС | 650 | 620 | 640 | 660 | 680 | 600 | 580 | 560 | # 540 | # 550 |
| t1, ч | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 3100 | 3200 | # 3300 | # 3400 |
| Т2оС | 705 | 700 | 720 | 750 | 750 | 670 | 650 | 620 | # 600 | # 610 |
| С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | # 20 | # 20 |

Продолжение табл.6

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Т1,0С | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | # 740 | # 750 | 760 |
| t1, ч | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | # 4300 | # 4400 | 4500 |
| Т2оС | 715 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | # 800 | # 810 | 820 |
| С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | # 20 | # 20 | 20 |